НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

| «На правах рукопису» УДК 676.026 | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ _М. Д. Гомеля_ «___»_____________2018 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 161-Хімічні технології та інженерія

на тему: Реконструкція технологічного потоку Приватного акціонерного товариства «Київський картонно-паперовий комбінат» з виробництва картону тарного з поверхневим вибіленим шаром

Виконав:

студент II курсу, групи ЛЦ-з71мп

Атаманчук Артем Олександрович	_________

Керівник:

ст. викл., к.х.н.

Галиш В.В.

_________

Рецензент:

_________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

Київ – 2018 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-професійною програмою

Спеціальність (спеціалізація) – 161-Хімічні технології та інженерія (Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

____________    М.Д. Гомеля

«___»_____________2018 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студентці

Атаманчуку Артему Олександровичу

1. Тема дисертації: Реконструкція технологічного потоку Приватного акціонерного товариства «Київський картонно-паперовий комбінат» з виробництва картону тарного з поверхневим вибіленим шаром

науковий керівник дисертації  Галиш Віта Василівна, к.х.н________________ затверджені наказом по університету від «12»  листопада  2018 р. № _41-39/с

2. Термін подання студентом дисертації:  «12»  грудня  2018 р.

3. Об’єкт дослідження: процеси підготовки та очистки макулатурної маси; формування, пресування, сушіння та оброблення картонного полотна_______

4. Вихідні дані: картон тарний з поверхневим вибіленим шаром КТ-50. маса 1 м2 150 г, вологість картону 6 %.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити: обґрунтувати реконструкцію технологічного потоку, навести вимоги до сировини, хімікатів та готової продукції, навести технологічну схему виробництва картонної продукції, провести розрахунки матеріального балансу води та волокна, основного технологічного обладнання та теплового балансу, навести об’ємно-планувальне та конструктивне рішення будівлі, навести заходи з техніки безпеки на виробництві, розробити стартап-проект, провести висновки____________________________________________________________

6. Орієнтовний перелік графічного (ілюстративного) матеріалу: інновації в технології виробництва картону-основи для картону тарного з поверхневим вибілнем шаром; технологічна схема; план цеху; поздовжній розріз; поперечний розріз; результати зведеного матеріального балансу_________________________________________________

7. Орієнтовний перелік публікацій: 1) Атаманчук А., Ковальчук А., Почечун Т., Галиш В.В. Попередження забруднення стічних вод при виробництві картону тарного макулатурного // Збірник тез доповідей XV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Ресурсозберігаючі технології та обладнання" (28-29 листопада, 2018, Київ).  – С. 125 –126.; 4) Коваленко А., Атаманчук А., Гондовська А., Галиш В.В. Оцінка придатності використання твердих рослинних відходів для хімічної переробки // Збірник тез доповідей XV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Ресурсозберігаючі технології та обладнання" (28-29 листопада, 2018, Київ).  – С. 147 –148.

8. Дата видачі завдання  «29»  _жовтня_ 2018 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обгрунтування реконструкції, затвердження технологічної схеми | 29.10 – 04.11 |  |
| 2 | Вимоги до сировини, хімікатів та готової продукції; вихідні дані та блок-схема для розрахунку матеріального балансу води та волокна | 05.11 – 11.11 |  |
| 3 | Розрахунок та оформлення матеріального балансу; розрахунок основного технологічного обладнання | 12.11 – 18.11 |  |
| 4 | Будівельна частина; техніка безпеки на виробництві | 19.11 – 25.11 |  |
| 5 | Стартап-проект. Загальне оформлення магістерської дисертації | 26.11 – 30.11 |  |

Студент                                                       ____________    А.О. Атаманчук_

Науковий керівник дисертації                  _____________      В.В. Галиш_

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація: 82 стор., 30 табл., 5 рис., 16 першоджерел, 2 додатка.

Актуальність теми: Пов’язана з необхідністю збільшення обсягів виробництва таропакувальних видів паперу та картону для забезпечення потреб сподживачів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами: Магістерська дисертація пов'язана з виконанням програми Асоціації українських підприємств целюлозно-паперової галузі «УкрПапір» "Розробка стратегічної програми розвитку целюлозно-паперової промисловості України на період до 2020 року".

Мета дослідження: реконструкція технологічного потоку з виробництва картону тарного з поверхневим вибіленим шаром.

Задачі дослідження: проаналізувати діючу технологічну схему виробництва картону тарного з поверхневим вибіленим шаром, визначити її недоліки. Запропонувати зміни в технологічному потоці. Оцінити переваги та недоліки запропонованої реконструкції. Розрахувати матеріальний баланс води та волокна, тепловий баланс. Провести розрахунки основного технологічного обладнання. Навести об’ємно-планувальне та конструктивне рішення будівлі.  Навести заходи з техніку безпеки на виробництві. Розробити стартап-проект.

Об’єкт дослідження: процеси підготовки та очистки макулатурної маси; формування, пресування, сушіння та оброблення картонного полотна.

Предмет дослідження: технологічний потік з виробництва картону тарного з поверхневим вибіленим шаром.

Методи дослідження: теоретичні (обґрунтування реконструкції технологічного потоку виробництва; вибір обладнання) та математичні (розрахунок матеріального балансу води та волокна; розрахунок теплового балансу).

Практичне значення одержаних результатів: результати магістерської дисертації можуть бути впроваджені на будь-яких підприємствах паперової галузі України, які для виробництва паперової та картонної продукції використовують вторинну сировину – макулатуру.

Публікації: 1) Атаманчук А., Ковальчук А., Почечун Т., Галиш В.В. Попередження забруднення стічних вод при виробництві картону тарного макулатурного // Збірник тез доповідей XV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Ресурсозберігаючі технології та обладнання" (28-29 листопада, 2018, Київ).  – С. 125 –126.;

2)  Коваленко А., Атаманчук А., Гондовська А., Галиш В.В. Оцінка придатності використання твердих рослинних відходів для хімічної переробки // Збірник тез доповідей XV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Ресурсозберігаючі технології та обладнання" (28-29 листопада, 2018, Київ).  – С. 147 –148.

РЕКОНСТРУКЦІЯ, МАКУЛАТУРА, ДЕРЕВНА МАСА, ГІДРОРОЗБИВАЧ, ВИХРОВІ ОЧИСНИКИ, ФРАКЦІОНАТОР, ДИСКОВИЙ МЛИН, КАРТОНОРОБНА МАШИНА, ПРЕСУВАННЯ, СУШІННЯ, ДИСКОВИЙ ФІЛЬТР, МАТЕРІАЛЬНИЙ БАЛАНС, КАРТОН ТАРНИЙ

ABSTRACT

Master’s thesis: 82 p., 30 tabl., 5 fig., 16 primary sources, 2 annex

Actuality of theme: It is related to the need to increase the volumes of production of packaging and paper and cardboard products for the needs of consumers.

Connect of work with scientific programs, plans, themes: the master's thesis is related to the implementation of the program of the Association of Ukrainian Enterprises of the pulp and paper industry "UkrPapir" "Development of a strategic program for the development of the pulp and paper industry of Ukraine for the period until 2020".

Purpose of the research: reconstruction of the technological flow for the production of cardboard with bleached surface layer.

Tasks of the research: to analyze the current technological scheme of production cardboard with bleached surface layer, to determine its disatvantages. Propose changes in the technological flow. Evaluate the advantages and disadvantages of the proposed reconstruction. Calculate the material balance of water and fiber, heat balance. Conduct calculations of the main technological equipment. Bring the volume-planning and constructive solution of the building. Introduce safety engineering measures at work. Develop a startup project.

The object of research: processes of preparation and cleaning of wastepaper mass; forming, pressing, drying and cardboard processing.

The subject of research: technological flow of cardboard with bleached surface layer.

Methods of research: theoretical (substantiation of reconstruction of technological flow of production, equipment selection) and mathematical (calculation of material balance of water and fiber, calculation of thermal balance).

The practical importance of the results obtained: the results of the master's dissertation can be implemented at any enterprises of the paper industry of Ukraine, which use recycled materials – wastepaper for the production of paper and cardboard products.

Publication: 1) Atamanchuk A., Kovalchuk A., Pochechun T., Halysh V.V. Poperedzhennia zabrudnennia stichnykh vod pry vyrobnytstvi kartonu tarnoho makulaturnoho // Zbirnyk tez dopovidei XV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv, aspirantiv i molodykh vchenykh "Resursozberihaiuchi tekhnolohii ta obladnannia" (28-29 lystopada, 2018, Kyiv).  – S. 125 –126.;

2) Kovalenko A., Atamanchuk A., Gondovs`ka A., Galy`sh V.V. Ocinka pry`datnosti vy`kory`stannya tverdy`x rosly`nny`x vidxodiv dlya ximichnoyi pererobky` // Zbirnyk tez dopovidei XV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv, aspirantiv i molodykh vchenykh "Resursozberihaiuchi tekhnolohii ta obladnannia" (28-29 lystopada, 2018, Kyiv).  – S. 147 –148.

RECONSTRUCTION, WASTEPAPER, WOOD MASS, HYDRONIZER, EXHAUST CLEANER, FRACTIONATOR, DISK MILL, CARDBOARD-MAKING MACHINE, PRESSING, DRYING, DISK FILTER, MATERIAL BALANCE, CARDBOARD

ЗМІСТ

ВСТУП	9

1 ІННОВАЦІЇ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КАРТОНОТАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ З ВИБЕЛЕНИМ ВЕРХНІМ ШАРОМ	11

2 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА	14

2.1 Вимоги до сировиним та готової продукції	14

2.2 Технологічна схема виробництва тарного картону та її опис	19

2.3 Матеріальний баланс води та волокна для виробництва	30

2.4 Розрахунок основного технологічного обладнання	47

2.5 Розрахунок теплового балансу	54

3 ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ТА КОНСТРУКТИВНЕ РІШЕННЯ БУДІВЛІ	56

4 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ НА ВИРОБНИЦТВІ	59

5 СТАРТАП- ПРОЕКТ	68

ВИСНОВКИ	77

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	79

ВСТУП

В даний час папір і картон так міцно увійшли в наше повсякденне життя, що важко уявити існування сучасного цивілізованого суспільства без цієї простої продукції. Вказуючи на важливу роль паперу для людини, великий російський хімік Д.І. Менделєєв говорив, що якщо сучасний період життя людей характеризується назвою залізного віку, то з таким же правом його можна вважати і століттям паперу. Він відзначав також, що папір давно б витіснив метал, якщо б він не коштував так дорого.

Останні досягнення науки, особливо хімії, значно розширили асортимент паперу і картону та області його застосування. Папір і картон для нас - це не тільки книги, газети, журнали, зошити, предмети санітарно-гігієнічного та побутового призначень, а й науково-технічний прогрес в найширшому сенсі слова. Папір і картон зараз все ширше застосовуються в таких галузях, як електроенергетика, радіоелектроніка, машино- і приладобудування, обчислювальна техніка, космонавтика та ін.

Початок картонного виробництва відносять до середини XVI ст. і до наших днів картон є головним матеріалом для виробництва упаковки.

Виробництво картону є досить складним, багатоопераційним процесом, який споживає велику кількість різних видів дефіцитних волокнистих напівфабрикатів, природної сировини і хімічних продуктів. Воно пов'язане також з великою витратою теплової та електричної енергії, свіжої води і інших ресурсів і супроводжується створенням виробничих відходів і стічних вод, згубно діють на навколишнє середовище.

Проблеми екологічної безпеки, в тому числі необхідність розширення обсягів використання для виробництва тарних матеріалів, здатних до саморуйнування після їх використання, змушують виробників тари все частіше повертатися до застосування для цих цілей гофрованого картону – міцного, дешевого, легкого матеріалу, що володіє амортизуючими властивостями і здатного протистояти дії ударних навантажень.

Картон тарний макулатурний, призначений для використання плоского шару при виготовленні гофрокартону, одного з найбільш дешевих і тому одного з найпоширеніших видів матеріалу.

Цей легкий та зручний матеріал забезпечує збереження продукції від механічних пошкоджень, тряски, ударів і стиснення. Упаковка з картону здатна витримувати низькі температури без втрати своїх якостей. В даний час картон широко застосовується для пакування медичних, косметичних, кондитерських товарів, миючих засобів, дитячих іграшок та ін.

Київський картонно-паперовий комбінат, введений в експлуатацію в 1982 році, і до теперішнього часу є найбільшим підприємством з перероблення вторинної сировини в Україні та виробництва тарного картону.

Метою дипломного проекту є реконструкція технологічного потоку ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» з виробництва картону тарного макулатурного для збільшення обсягів виробництва.

1 ІННОВАЦІЇ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КАРТОНУ ТАРНОГО З ПОВЕРХНЕВИМ ВИБІЛЕНИМ ШАРОМ

Важливе місце в економіці сучасного виробництва займає випуск асортименту картону для упаковки і розфасовки різних продовольчих товарів, а також для виготовлення предметів культурно-побутового призначення. Тому розвиток світової целюлозно-паперової промисловості відбувається відносно швидкими темпами.

На сьогоднішній день вітчизняне виробництво не може задовольнити ряд вимог пакувальної галузі щодо виготовлення картону тарного. На вирішення цих питань і спрямований даний дипломний проект. Основними задачами є, покращення якості виготовлення продукції, збільшення обсягів виробництва та зменшення використання ресурсів.

Проектом реконструкції технологічного потоку з виробництва картону тарного макулатурного передбачається:

– розділити потоки підготовки листяної та хвойної целюлози поверхневого шару;

– замінити в КРМ вакуум-формуючі пристрої на пристрої типу TopFormer F;

– замінити пресову частину, а саме звичайний двохвальний прес, зворотній та відсмоктувальний прес, на Tri-nip прес з додатковим жолобчастим валом та прес з розширеною зоною пресування фірми «Беллойт».

Для більш інтенсивного зневоднення маси і поліпшення показників картону пропонується замінити вакуум-формувальні пристрої на більш сучасні пристрої типу TopFormer F. Встановлення TopFormer F дозволить збільшити швидкість картоноробної машини і тим самим збільшити продуктивність машини. Він може встановлюватися як на нових, так і на реконструйованих машинах. Важливим елементом формувального пристрою TopFormer F є відсмоктуючий ящик, який складається з трьох камер з різною величиною вакууму в кожній камері і поступово збільшення вакууму в них. Формування елементарного шару відбувається на плоскій сітці, що дозволить покращити рівномірність формування полотна картону та підвищити його якість. Схема TopFormer F наведена на рис. 1.1.

Рисунок 1.1 – Схема TopFormer F

Даний формуючий пристрій обладнаний гідродинамічним напірним ящиком з регулюванням поперечного профілю. Гідравлічний напірний ящик працює без повітряної подушки, його внутрішній простір повністю заповнений паперовою масою. У напірному ящику встановлена між маніфольдом і ступінчастим дифузорним блоком розбавляюча плита. Завдяки встановленню разбавляючої плити між цими двома частинами у багато разів поліпшується поперечний профіль. Для поліпшення поперечного профілю використовується автоматичне регулювання з кроковими двигунами для розбавляючої води.

Автоматичне регулювання поперечного профілю проводиться на підставі даних з вимірювальної рами. Використанням автоматичного регулювання разбавляючої води в напірний ящик досягається поліпшення необхідного відхилення питомої ваги 1м2 в поперечному напрямку.

Формувальний пристрій TopFormer F має ряд переваг у порівнянні з іншими формувальними пристроями, зокрема:

– збільшення ефектівності зневоднення картонного полотна;

–  підвищення симетричності картонного полотна;

– контроль коефіціента зневоднення і інтенсивності зневоднення картону;

– рівномірний розподіл зольності – масової частки мінеральньїх речовин;

– рівномірний розподіл дрібної фракції з верхньої до нижньої сторони картону;

– краще формування картонного полотна;

– поліпшення показників якості і показників міцності картону;

– висока ефективність зневоднення, що означає зниження споживання пари в процесі сушіння та збільшення продуктивності КРМ;

– збільшення швидкості КРМ, без погіршення якості готової продукції.

Tri-nip прес забезпечить бульшу сухості картонного полотна перед сушильною частиною, що дозволить зменшити витрату пари на сушіння.

Для скорочення шляху проходження картонного полотна в пресовій частині і для зниження розтягування картонного полотна застосовується компактне виконання прессових частин, що складаються з четирьох прессових валів з трьома зонами пресування (рис. 1.2). Для перших двох зон пресування використовується комбінація відсмоктувальний вал – пресовий вал і для третьої зони пресування використовується комбінація модуль башмачного преса – пресовий вал. Завдяки даному технічному конструктивному рішенню, немає необхідності використовувати підтримку картонного полотна за допомогою картоноведучого валика  та  сукна для перенесення картону в пресовій частині.

Чотирьохвальний прес TRI-NIP має ряд переваг:

– збільшення сухості після пресової частини;

– проведення картонного полотна без розтягування, скорочення шляху проходження картону в пресовій частині;

– вкорочення пресової частини;

– максимальна вологостійкість картону;

– оптимальна конфігурація пресової частини для досягнення максимальних фізико-механічних показників картону;

– оптимальна пухкість картону (співвідношення товшини картону до щільності).

Рисунок 1.2 – Схема Tri-nip пресса:

1 - гауч-вал; 2 - пересмоктуючий вал; 3 - сукно пікап; 4 - відсмоктуючий вал; 5, 7, 13 - жолобчасті вали; 6 - гранітний вал; 8 - верхнє сукно; 9 - папероведущчий валик; 10 - паперове полотно; 11 - парова камера; 12 - нижнє сукно

Преси з розширеною зоною пресування відрізняється від звичайних тим, що у звичайних пресів з діаметром валів до 0,8 ... 0,9 м при тиску до 120 кН/м ширина зони пресування зазвичай не перевищує 50 мм, а час перебування там полотна картону становить не більше 10 ... 15 мс.

Розширену зону пресування (до 100 мм) можна отримати, застосовуючи пресові вали діаметром до 1500 ... 2000 мм з поліуретановим покриттям, розраховані на лінійний тиск пресування 200 ... 350 кН/м і пресування між двома сукнами. Як правило, в таких пресах обидва вали приводні, обидва мають гумове або поліуретанове покриття, з глухосверленними отворами і оснащені системами водяного охолодження і відведення тепла. Схеми таких пресів наведено на рис. 1.3.

Рисунок 1.2 – Схеми пресів з розширеною зоною пресування: а - фірми «Beloit»; б - фірми «Voith»:

1 - верхній вал; 2 - полотно; 3 - нижнє сукно; 4 - башмак; 5 - камера; 6 - стрічка; 7 - подача мастила; 8 - верхнє сукно; 9 - пресова сорочка; 10 - масловідстійник; 11 - несуча балка; 12 - сифон

Загалом, запропоновані зміни дозволять збільшити продуктивність підготовчого відділу, прискорити зневоднення картонного полотна на сітці, покращити показники міцності готової продукції.

2 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

2.1 Вимоги до сировиним та готової продукції

Поверхневий шар картону тарного макулатурного виготовляється з сульфатної вибіленої целюлози з хвойної деревини, марки якої наведено в табл. 2.1 (ГОСТ 9571-89), та целюлози сульфатної вибіленої з суміші листяних порід деревини, мрки якої наведено в табл. 2.2 (ГОСЬТ 28172-89).

Таблица 2.1 – Призначення марок сульфатної вибіленої целюлози з хвойної деревини

Таблица 2.2 – Призначення марок сульфатної вибіленої целюлози з суміші листяних порід деревини

Для виготовлення  картону тарного, призначений для використання плоского шару при виготовленні гофрокартону, одного з найбільш дешевих і тому одного з найпоширеніших видів матеріалу

Закінчення таблиці – 2.2

Для проклеювання використовується  крохмаль модифікований відповідно до  ТУ У 24885977.001 : 2001

2.2 Технологічна схема виробництва тарного картону та її опис

Технологічна схема виробництва картону тарного поверхневимвибіленим шаром наведено на рис. 2.1Рисунок 2.1 – Технологічна схема виробництва тарного картону тарного

1, 1б – гідрпорозбивачі;

2, 5 – приймальний басейн ;

3, 6 – дискові млини

4 басейн розмеленої  целюлози

7 композиційний бассейн

8,30 ,52бак постійного рівня

9 ,20,31,55 змішувальний насос

10,56 очищення центриклинерів

11,57 вузловловлювач

12,34 ,58 вібраційна сортувалка

13,35 гідророзбивач

14 фібрайзер

15 сортувальний  барабан

16 ,38 приймальний бассейн

17 вихровий очисник високої концентрації

18,40 мультисортер

19,41 режектисортер

21,42 трьохступенева система центриклинерів

22,44 сортувалки мультискрін

23,45 сортувалки мінісортер

24,46 дисковий фільтр

26 ,48,50басейн

27 буферний бассейн

28,54 рафинер

29 басейн середнього шару

33 вузловловлювач

36 вторинний гідророзбивач – фібрайзер

39 вихровий очисник високої концентрації

49 термодисперсійна установка

51 басейн зберігання

53 басейн нижнього шару

61 сушильну частину

62 клеїльний прес

63 каландр

64 накат

65 поздовжньо  різальний станок

66 гауч - вал

67 збірник браку

68 згущувач

69 басейн обігового браку

70 пульсаційний млин

71 басейн обігового браку

74 бак освітлених вод

Підготовка маси відбувається трьома потоками. Для виготовлення картону тарного макулатурного марки КТ - 50, загальною масою 150 г/м2 використовують наступні види волокнистих напівфабрикатів:

1) потік поверхневого шару:

- целюлоза сульфатна вибілена із хвойної деревини 15 % (25 г/м2);

- целюлоза сульфатна вибілена із суміші листяних порід деревини 15 % (25 г/м2);

2) потік середнього шару:

- макулатура марок МС-5Б-3, МС-7Б-2, МС-8В-3 та МС-11В 35% (50 г/м2);

3) потік нижнього шару:

- макулатура марок МС-6Б-2, МС-7Б-1 (нижній шар) 35% (50 г/м2).

Згідно технологічної схеми, яка представлена на рис. 2.1 хвойна та листяна целюлоза, підготовка яких здійснюється окремими потоками, транспортером подається у гідророзбивач (1) та (1б). Завантаження гідророзбивачів здійснюється періодично, для розпускання целюлози використовується регістрова вода.

Далі маса концентрацією 3,5 %, яка розділена на волокна, із гідророзбивачів відцентровими насосами через бак регулювання рівня, подається в приймальний басейн (2) та (5), де відбувається акумулювання маси перед її розмелюванням.

Розмелювання відбувається на дискових млинах (3) та (6). Розмелювання хвойної целюлози відбувається в три ступені, а листяної – в два. Концентрація маси, яка поступає на розмелювання становить 3,5 %. Приріст ступеня млива на кожному млині становить ≈ 8 – 10 0ШР для хвойної целюлози та ≈ 10 – 12 0ШР – для листяної, після розмелювання досягає – 40 ± 2 0ШР. Розмелена маса акумулюється в басейнах розмеленої целюлози (4) звідки подається в композиційний басейн (7), за допомогою відцентрового насоса. Із басейну (7) маса насосом поступає в бак постійного рівня (8), звідки подається на очищення через змішувальний насос (9), де розводиться регістровою водою до масової частки волокна 0,6 %.

Перед відливанням, розбавлена маса завжди піддається очищенню з метою вилучення забруднень, які утворились під час підготовки паперового волокна, а саме вузлів, пучків волокон, згустків, кусочків бруду та слизу, а також сторонніх включень у вигляді металічних частинок та ін. Тому із змішувального насоса № 1 (9) маса з концентрацією 0,6 % подається на перший ступінь очищення центриклинерів (10). Очищення маси відбувається під дією відцентрових сил, які виникають у вихрових потоках. Відходи від першого ступеня збираються в закритому колекторі (жолобі), та розбавляються обіговою водою до концентрації 0,6 %, і далі направляються на другий ступінь очищення. Очищена маса із другого ступеня подається на повторне очищення на перший ступінь. Відходи другого ступеня збираються в жолобі (№ 2), та поступають на третій ступінь очищення. Відходи третього ступеня надходять у відвал, а очищена маса – на повторне очищення на другий ступінь.

Очищена на центриклинерах маса поступає на вузловловлювач (11), де видаляються забруднення волокнистого характеру. Маса подається у верхню частину вузловловлювача, через тангенціально розміщений штуцер під тиском. Під дією відцентрової сили важкі включення відкидаються до зовнішньої сітки корпуса, опускаються вниз в жолоб важких відходів. Очищена маса, під дією напору та лопатей ротора проходить через отвори сит і виходить із апарата через загальний штуцер. Відходи, які не пройшли через сито, опускаються вниз та видаляються через спеціальний штуцер з заслінкою і поступають на плоску вібраційну сортувалку (12). Відокремлене на сортувалці волокно разом з водою, направляються у збірник регістрових вод.

Очищена та відсортована маса подається в напірний ящик закритого типу, а потім на сітку КРМ. Напірний ящик дозволяє отримати потік маси з рівномірним розподіленням волокна за шириною сіткової частини. Напускний пристрій складається з двох пластин, які називаються «губами». Для досягнення рівномірного розподілення маси уздовж усієї ширини КРМ, напускний пристрій обладнаний розподільним пристроєм, який забезпечує гідравлічну стабілізацію потоку.

Кіпи макулатурної сировини марок МС-5Б-3, МС-7Б-2, МС-8В-3, МС-11В подаються на пластинчастий транспортер, де відбувається розрізання дроту, після чого макулатура надходить в гідророзбивач (13), в якому з використанням оборотної води відбувається розпуск сировини. Концентрація маси становить 3,5 %.

Розпущена маса розбавляється обіговою водою, яка подається з басейну обігової води (72) і масою, відсортованою на барабані (15). Потім поступає на вторинний гідророзбивач - фібрайзер (14). Маса, що пройшла через отвори сита вторинного гідророзбивача з масовою часткою волокна 3,5 % під надлишковим тиском подається в приймальний басейн (16).

Важкі забруднення видаляють, а легкі відходи надходять в сортувальний барабан (15), який являє собою циліндр, що обертається з отворами діаметром 16 мм. Суспензія з частинками, розмір яких менше діаметра отворів, повертається на вхід фібрайзера (14). Більші частинки відмиваються спорсками і надходять у систему видалення відходів.

Очищена маса з фібрайзера насосом подається в приймальний басейн (16), об’ємом 200 м3, в якому маса перемішується протягом деякого часу, протягом якого волокна набухають. Далі маса подається на вихровий очисник високої концентрації (17).

Після очисника суспензія з масовою часткою волокна 3,5 % надходить на двоступеневу систему сортування, що складається з установок мультисортер (18) на першому ступені і режектисортер (19) на другому ступені. Відсортована маса з мультисортера через змішувальний насос (20) подається на тонке очищення, яке здійснюється на трьохступеневій системі центриклинерів (21), відходи з якої повертаються в режектисортер (19).

Після 1-го ступеня центриклинерів маса надходить на тонке сортування, яке здійснюється на двохступеневій установці, що складається з сортувалки мультискрін (22) і сортувалки мінісортер (23), оснащених сортувальними ситами з щілинами шириною 0,25 мм.

Очищена маса 1-ої та 2-ої ступенів надходить на згущення в дисковий фільтр (24). Відходи 2-го ступеня направляються на утилізацію. Після згущення на дисковому фільтрі (24) суспензія надходить у басейн (26) об’ємом 200 м3, потім подається в буферний басейн (27). Далі волокниста суспензія подається безпосередньо на рафінер (28). Розмелена маса надходить в машинний басейн середнього шару (29) картоноробної машини, звідки подається в бак постійного рівня (30). Після цього маса надходить в змішувальний насос (31), де розбавляється обіговою водою до концентрації 0,65 %, та направляється для очистки на три ступені центриклинерів (32). Очищена маса після 1-го ступеня направляється на вузловловлювач (33). Відходи вузловловлювача подаються на вібросортувалку (34). Очищена маса після вузловловлювача (33) направляється в напірний ящик середнього шару.

Кіпи макулатури марок МС-6Б-2, МС-7Б-1 автонавантажувачем подаються на стрічковий транспортер, де відбувається розрізання дроту, після чого надходить в гідророзбивач (35), в який подається обігова вода та відбувається разволокнення сировини при масовій частці волокна 3,5 % до стану суспензії, придатної для перекачування насосами для подальшої обробки.

Сюди ж подається маса, відсортована на барабані (37). Потім поступає на вторинний гідророзбивач - фібрайзер (36). Маса, що пройшла через отвори сита вторинного гідророзбивача з масовою часткою волокна 3,5 % під надлишковим тиском подається в приймальний басейн (38).

Важкі забруднення видаляють, а легкі відходи надходять в сортувальний барабан (37), який являє собою циліндр, що обертається з отворами діаметром 16 мм. Суспензія з частинками, розмір яких менше діаметра отворів, повертається на вхід фібрайзера (36). Більші частинки відмиваються спорсками і надходять у систему видалення відходів.

Очищена маса з фібрайзера насосом подається в приймальний басейн (38), об’ємом 200 м3, де маса перемішується протягом деякого часу, протягом якого волокна набухають. Далі маса подається на вихровий очисник високої концентрації (39).

Після очисника суспензія з масовою часткою волокна 3,5 % надходить на двоступеневу систему сортування, що складається з установок мультисортер (40) на першому ступені та режектисортер (41) на другому ступені. Відсортована маса з мультисортера подається на тонке очищення, яке здійснюється на трьохступеневій системі центриклинерів (43), а відходи надходять в режектисортер (41).

Після 1-го ступеня очищення маса надходить на тонке сортування, яке здійснюється на двохступеневій установці, що складається з сортувалки мультискрін (44) і сортувалки мінісортер (45), оснащених сортувальними ситами з щілинами шириною 0,25 мм.

Очищена маса 1-ої та 2-ої ступенів надходить на етап згущення в дисковий фільтр (46). Відходи 2-го ступеня направляються на утилізацію. Після згущення на дисковому фільтрі (46) суспензія надходить у басейн (48) об’ємом 200 м3, звідки на термодисперсійну установку (49). З ТДУ (49) маса, розбавлена на його виході обіговою водою надходить у басейн (50).

Маса після розбавлення подається в басейн зберігання (51) об’ємом 540 м3, і далі на рафінер (52). Розмелена маса надходить в машинний басейн нижнього шару (53) картоноробної машини, звідки подається в бак постійного рівня (54). Після цього маса надходить в змішувальний насос (55), де розбавляється обіговою водою до концентрації 0,65 %. Змішувальним насосом маса направляється для очистки на три ступені центриклинерів (56). Очищена маса після 1-го ступеня направляється на вузловловлювач (57). Відходи вузловловлювача подаються на вібросортувалку (58). Очищена маса після вузловловлювача (57) направляється в напірний ящик нижнього шару.

Сіткова частина складається з:

- основної довгої плоскої сітки, на якій відливається нижній шар. Маса подається на сітку з напірного ящика гідродинамічного типу. Основна сітка оснащена грудної дошкою, гідропланками і відсмоктувальними ящиками;

- двох коротких сіток на яких відливається середній шар та поверхневий шар. Маса, для кожного шару, подається на сітки з напірних ящиків гідродинамічного типу. Сітки оснащені грудними дошками, гідропланками і відсмоктувальними ящиками. Також для кращого зневоднення на сітках встановлено притискні гумові вали.

Послідовність з'єднання шарів: спочатку йде нижній шар, потім у місці розміщення перших відсмоктувальних ящиків на вже сформований нижній шар наноситься середній шар. Далі в місці розміщення других відсмоктувальних ящиків на середній шар наноситься поверхневий шар.

Модифікований крохмальний клей подається на спорскуючі труби, через форсунки розпилюється на поверхні після сформованого елементарного шару, перед з'єднанням з наступним шаром. Закінчується основний сітковий стіл гауч - валом з 2-ма вакуумними камерами.

Багатошарове формування на многосіткових формуючих пристроях дозволить раціонально вирішувати такі технічні завдання:

- плавне зневоднення кожного шару при одночасному зростанні сухості в кінці формувань;

- підвищення швидкості та продуктивності КРМ;

- можливість зміни складу по волокну в окремих шарах з метою здешевлення композиції при збереженні гарного зовнішнього вигляду картону і високих характеристик механічної міцності.

Передача паперового полотна з сіткової частини в пресову здійснюється за допомогою вукуум - пересмоктувального пристрою;

Пресова частина складається з двох пресів :

І прес - Tri-nip прес з додатковим жолобчастим валом;

ІІ прес - з розширеною зоною пресування.

Tri-nip прес складається з пересмоктуючого вала і багатовального преса, утвореного двома жолобчастими валами, що відсмоктують, і гранітного вала. Гранітний вал піднято над пиловідводним валом для запобігання надмірного його нагріву. Це дозволяє збільшити тиск в другій і в третій зонах пресування.

Така пресова частина використовується на високошвидкісних машинах. Типові значення тиску в зонах пресування складають 65, 80 і 120 кН / м.

У пресі з розширеною зоною пресування нижній вал являє собою нерухому несучу балку навколо якої обертається еластична пресова сорочка. Між сорочкою і нерухомою балкою знаходиться пресовий башмак, робоча поверхня якого відповідає поверхні другого контр-вала з глухими отворами.

У пресовій частині досягається сухість полотна 44 %.

Після пресової частини мокре картонне полотно надходить у сушильну частину (61) картоноробної машини, де видаляється залишилася волога. Рухаючись картонне полотно притискається до нагрітої поверхні циліндрів за допомогою сушильних синтетичних сіток, що поліпшують теплопередачу і запобігають викривленню і скручуванню картону при сушінні.

Сушіння картону проводиться поступово. Температура циліндрів на початку сушіння не повинна перевищувати 85-105 °С. У наступних групах температура циліндрів підвищується, досягаючи в середньому сушильній частині 130-145 °С.

Перед клеїльний пресом (62) температура циліндрів знижується до 85-125 °С. Клеїльний прес встановлений між 6 і 7 приводними групами. Картон надходить на клеїльний прес за сухості 85-92 %. Спорском він безперервно зрошується з обох боків клеєм, нагрітим до температури 40 - 60 °С, і проходить через вали. Надлишок клею через зазори між торцевим щитком і валами стікає в воронки, звідки направляється в збірники, далі відводиться на установку підготовки клею.

Після клеїльного пресу картонне полотно, щоб уникнути утворенню складок, рівномірно розправляється по ширині за допомогою розгінного вала і надходить у сушильну частину з роздільним таропостачання верхніх і нижніх циліндрів. Температура циліндрів після клеїльного преса збільшується поступово. Наприкінці сушильної частини необхідно знизити температуру сушильних циліндрів. Остаточно картон охолоджується на 2-х холодильних циліндрах, де зовнішні шари зволожуються на 1-2 % за рахунок вологи, сконденсованої на поверхні циліндрів

Сушильна частина картоноробної машини - двоярусна, циліндрового типу, складається з 93 сушильних і двох холодильних циліндрів діаметром 1500 мм. За приводом сушильна частина складається з 8 груп: перша приводна група включає 11 сушильних циліндрів, інші 7 приводних груп - по 12сушильних циліндрів кожна, восьма складається з 10 сушильних і 2 холодильних циліндри.

Між 6 і 7 сушильними групами встановлений клеїльний прес (62). Всі сушильні групи забезпечені синтетичними сітками. Підведення пари відбувається з боку сіткової частини.

Каландр (63) являє собою шестивальну батарею валів зі станинами відкритого типу. Верхній і нижній вали з регульованим прогином системи «Костнер». Другий вал привідний. Каландр обладнаний механізмом для додаткового притиску валу. Нижній і третій вали циліндра охолоджуються повітрям.

З каландра (63) картон надходить на накат (64) периферичного типу з пневматичною системою притиску. Найбільший діаметр намотуваного тамбура 2200 мм. Для розправлення складок полотна картону перед накатом встановлений розпрямляючий валик.

З накату (64) намотані тамбури подаються до поздовжньо-різального верстату (65), на якому полотно картону розрізається і намотується в рулони діаметром від 450 мм до 1200 мм. Поздовжньо-різальний верстат працює за швидкості від 300 до 1200 м /хв. Картон намотується на паперові гільзи, які повинні бути міцними і не деформуватися в процесі намотування і розмотування рулону.

З поздовжньо-різального верстата рулони картону надходять на транспортно - пакувальну лінію з автоматичними рулонними вагами фірми Ешер-Вісс. Упаковані рулони надходять на склад готової продукції.

Мокрий брак від пресової частини картоноробної машини направляється в мішалку під гауч - валом (66), розпущений брак насосом направляється в збірник браку (67) місткістю 600 м3 розбавляється водою до концентрації 0,8 % і насосом подається на згущувач (68). Брак згущується до концентрації 3,5 % і подається в басейн обігового браку (71). Освітлена вода подається в бак освітлених вод (74), звідки подається на очисні споруди.

Сухий брак з сушильної частини, клеїльного преса, поздовжньо-різального верстата, з накату транспортером подається в гідророзбнвач після клеїльного пресу (62). Розпущений сухий брак з гідророзбивача (69) паправляється на пульсаційний млин (70) перекачується в басейн обігового браку (71) місткістю 150 м3. Брак подається в машинний басейн середнього шару (29), та нижнього (53)

Технологічна схема передбачає максимальне використання обігової води. Регістрова вода збирається в збірнику регістрової води (72) і використовується для розведення маси в змішувальному насосі (9), і гідророзбивачі сухого браку.

Для стабільної роботи змішувального насоса рівень в збірнику регістрових вод підтримується постійним, внаслідок переливу вод зі збірників вод від відсмоктувальних ящиків. Ця вода подається на розведення маси в жолоби центриклинерів І і II-го ступенів. Смоктунові та підсіткові води подаються на розведення маси в змішувальний насоси (31), (55), в гідророзбивач целюлози та змішувач мокрого браку. Надлишок регістрових та смоктункових і підсіткових вод переливається в збірник надлишкових вод, потім надходить на дисковий фільтр (73).

2.3 Матеріальний баланс води та волокна для виробництва

Вихідні дані для розрахунку матеріального балансу води та волокна для виробництва наведено в табл. 2.5.

Таблиця 2.5 – Вихідні дані для розрахунку матеріального балансу води та волокна для виробництва

| Найменування статей | Вихідні дані |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Джерело [1] | Джерело [2] | Приймаємо до розрахунку |
| 1.К-ція маси на різних стадіях виробництва, % |  |  |  |
| На накаті | 94,0 | 96,0 | 94,0 |
| Після пресів | 42,0 | 46,0 | 44,0 |
| Після гауч-валу | 18,0 | 20,0 | 22,0 |
| Після відсмоктувальних ящиків | 11,0 | 12,0 | 14,0 |
| Після регістрової частини | 4,0 | 6,0 | 4,0 |
| В напірному ящику | 0,6 | 0,7 | 0,35 |
| В баці постійного рівня | 3,4 | 3,2 | 3,5 |
| В композиційному басейні | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
| В машинному басейні | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
| В басейні оборотного браку | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
| Згущувач мокрого браку | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
| Гідророзбивач сухого браку | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
| Гідророзбивач макулатури | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
| Гауч-мішалка | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
| Басейн оборотного браку | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
| Після напірної сортувалки | 0,60 | 0,70 | 0,65 |
| Змішувальний насос №1 | 0,60 | 0,80 | 0,6515 |
| Змішувальний насос №2 | 0,55 | 0,70 | 0,7304 |
| Після центриклинерів І ступеня | 0,65 | 0,70 | 0,70 |
| Після центриклинерів ІІ ступеня | 0,40 | 0,45 | 0,40 |
| 2. Концентрація відхідних вод, % |  |  |  |
| Регістрова вода | 0,18 | 0,1-0,2 | 0,18 |
| Підсіткові води | 0,003 | 0,005 | 0,004 |
| Відсмоктувальних ящиків | 0,10 | 0,1 | 0,1 |
| Пресові води | 0,10 | 0,1-0,2 | 0,1 |
| Від промивання сітки | 0,005 | 0,004 | 0,004 |
| Прояснених вод після дискового фільтра | 0,001 | 0,0015 | 0,001 |
| В басейні надлишкових вод | 0,3 | 0,1 | 0,20 |
| Від плоскої сортувалки | 0,04 | 0,03 | 0,20 |

Продовження табл. 2.5

| Згущувача мокрого браку | 0,03 | 0,05 | 0,04 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Витрата свіжої та надлишкової води, л/т паперу |  |  |  |
| Свіжа вода на промивання сіток | 10000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| Надлишкова вода на сортувалку | 600,0 | 850,0 | 850,0 |
| Свіжа вода на спорски і відсічки відсмоктувальних ящиків | 6000,0 | 8000,0 | 8500,0 |
| Свіжа вода на промивання сукон | 5000,0 | 7000,0 | 6500,0 |
| Свіжа вода на відсічки на гаучі | 1500,0 | 3000,0 | 2500,0 |
| 4. Kількість браку, % від маси паперу |  |  |  |
| В процесі оброблення паперу | 2,0 | 1,5 | 1.5 |
| На накаті | 3,0 | 2,5 | 3,0 |
| В процесі сушіння паперу | 2,5 | 2,0 | 2,0 |
| Мокрий брак | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
| Після гауч-валу | 1,5 | 2,0 | 1,5 |
| Скоп в композиційний басейн (а.с.) | 1,0 | 1,5 | 1,0 |
| 5. Композиція паперу, % |  |  |  |
| Целюлоза хвойна вибілена | 14,0 | 15,0 | 15,0 |
| Макулатурна маса | 70,0 | 71,0 | 70,0 |
| Целюлоза листяна вибілена | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 6. Концентрація відходів сортування, % |  |  |  |
| Відходи напірної сортувалки | 0,8 | 1,2 | 0,8 |
| Центриклинерів І ступеня | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Центриклинерів ІІ ступеня | 0,75 | 0,7 | 0,7 |
| Центриклинерів ІІІ ступеня | 0,6 | 0,72 | 0,67 |
| Відходи вібросортувалки | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
| Відходи відділу підготовки макулат.маси | 4,0 | 4,5 | 4,5 |
| 7. Сухість початкових напівфабрикатів % |  |  |  |
| Листяна целюлоза | 86,0 | 88,0 | 88,0 |
| Хвойна целюлоза | 88,0 | 86,0 | 88,0 |
| Макулатура паперова і картонна | 88,0 | 88,00 | 88,00 |
| Деревна маса | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 8. Кількість відходів сортування, % (кг/т) |  |  |  |
| Цетриклинери І ступеня | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
| Цетриклинери ІІІ ступеня | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
| Вібросортувалки | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
| Відділ підготовки макулатурної маси | 4,0 | 6,0 | 5,0 |

Блок-схема розрахунку матеріального балансу води та волокна

На рис.2.2 зображено блок-схему для розрахунку матеріального балансу води та волокна для виробництва картону тарного з вибіленим поверхневим шаром

Рисунок 2.2 – Блок-схема матеріального балансу води та волокна для виробництва картону тарного з вибіленим поверхневим шаром

Результати розрахунку матеріального балансу води та волокна для виробництва

Розрахунок матеріального балансу води та волокна для виробництва КОП-0,4 проведено згідно блок-схеми, наведеної на рис. 2.2.

ПРВ

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| З накату | 1015,00 | 94,00 | 954,10 | 60,90 |
| Надійшло(всього) | 1015,00 |  | 954,10 | 60,90 |
| На склад | 1000,00 | 94,00 | 940,00 | 60,00 |
| В г/розб.сух.браку | 20,00 | 94,00 | 18,80 | 0,90 |
| Пішло (всього) | 1015,00 |  | 954,10 | 60,90 |

Накат

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Після сушіння | 1045,00 | 94,00 | 982,30 | 62,70 |
| Надійшло(всього) | 1045,00 |  | 982,30 | 62,70 |
| На ПРВ | 1015,00 | 94,00 | 954,10 | 60,90 |
| В г/розб.сух.браку | 30,00 | 94,00 | 28,20 | 1,80 |
| Пішло (всього) | 1045,00 |  | 982,30 | 62,70 |

Сушильна частина

Сушіння картону

після пресів Р1С1

пара Р3

на накат Р2С2

брак Р4С4

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Після пресів | 2275,23 | 44,00 | 1001,10 | 1274,13 |
| Надійшло(всього) | 2275,23 |  | 1001,10 | 1274,13 |
| На накат | 1045,00 | 94,00 | 982,30 | 62,70 |
| Втрати пару | 1210,23 |  |  | 1210,23 |
| В г/розб.сух.браку | 20,00 | 94,00 | 18,80 | 1,20 |
| Пішло (всього) | 2275,23 |  | 1001,10 | 1274,13 |

Пресова частина

Пресова частина

свіжа вода на

промив сукон Р2

від промивання сукон Р5С5

на сушіння Р3С3

мокрий брак Р6С6

з гауч-вала Р1С1

пресові води Р4С4

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Після гауч-вала | 4601,23 | 22,00 | 1012,27 | 3588,96 |
| Свіжа. вода на пром.сукон | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 6500,00 |
| Надійшло(всього) | 11101,23 |  | 1012,27 | 10088,96 |
| На сушіння | 2275023 | 44,00 | 1001,10 | 1274,13 |
| Пресові води | 2306,00 | 0,1000 | 2,31 | 2303,70 |
| Води від промив.сукон | 6500,00 | 0,0010 | 0,07 | 6499,94 |
| В г/міш.мокр.браку | 20,00 | 44,00 | 8,80 | 11,20 |
| Пішло (всього) | 11101,23 |  | 1012,27 | 10088,96 |

Гауч-вал

Гауч-вал

після відсмоктувальних ящиків Р1С1

вода від гауч-вала Р3С3

в пресову частину Р2С2

свіжа вода

на відсічки Р

мокрий брак Р4С4

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Після відсм.ящиків | 7255,55 | 14,00 | 1015,78 | 6239,77 |
| Св.вода на відсічки | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 |
| Надійшло(всього) | 9755,55 |  | 1015,78 | 8739,77 |
| На пресову частину | 4601,23 | 22,00 | 1012,27 | 3588,96 |
| Води від гауч-валу | 5139,32 | 0,0040 | 0,21 | 5139,11 |
| В г/міш мокр браку | 15,00 | 22,00 | 3,30 | 11,70 |
| Пішло (всього) | 9755,55 |  | 1018,21 | 8739,77 |

Відсмоктувальні ящики

Відсмоктувальні ящики

з регістрової частини Р1С1

вода в басейн смоктунових та підсіткових вод Р3С3

на гауч-вал Р2С2

свіжа вода

на відсічки Р

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Після регістр.частини | 26077,46 | 4,00 | 1043,10 | 25034,36 |
| Св.вода на відсічки | 8500,00 | 0,00 | 0,00 | 8500,00 |
| Надійшло(всього) | 34577,46 |  | 1043,10 | 33534,36 |
| На гауч-вал | 7255,55 | 14,00 | 1015,78 | 6239,77 |
| Води в бас.відсм.води | 27321,92 | 0,1000 | 27,32 | 27294,59 |
| Пішло (всього) | 34577,46 |  | 1043,10 | 33534,36 |

Регістрова частина

Регістрова частина

з напірного ящика Р1С1

регістрова вода

Р3С3

на відсмоктув. ящики

Р2С2

свіжа вода на промив. сітки Р

в бас. смоктунов.та

підсітков. вод Р4С4

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Після напірного ящика | 212076,40 | 0,65 | 1378,50 | 210697,90 |
| Свіжа вода на промив.сітки | 15000,00 | 0,000 | 0,00 | 15000,00 |
| Надійшло(всього) | 227076,40 |  | 1378,50 | 225697,90 |
| На відсмоктувальні ящики | 26077,46 | 4,0 | 1043,10 | 25034,36 |
| Регістрові води | 185998,93 | 0,1800 | 334,80 | 185664,14 |
| В бас.смокт. та підсітк.вод | 15000,00 | 0,0040 | 0,60 | 14999,40 |
| Пішло (всього) | 227076,40 |  | 1378,50 | 225697,90 |

Напірний ящик

Напірний ящик

із напірної сортувалки Р1С1

в регістрову частину Р2С2

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Після напірної сортувалки | 212076,40 | 0,6500 | 1378,50 | 210697,90 |
| Надійшло(всього) | 212076,40 |  | 1378,50 | 21069,90 |
| В регістрову частину | 212076,40 | 0,6500 | 1378,50 | 210697,90 |
| Пішло (всього) | 212076,40 |  | 1378,50 | 21069,90 |

Напірна сортувалка

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Після змішувального нас.№1 | 214197,16 | 0,6515 | 1395,46 | 212801,70 |
| Надійшло(всього) | 214197,16 |  | 1395,46 | 212801,70 |
| На напірний ящик | 212076,40 | 0,6500 | 1378,50 | 210697,90 |
| На вібросортувалку | 2120,76 | 0,8000 | 16,97 | 2103,80 |
| Пішло (всього) | 214197,16 |  | 1395,46 | 212801,70 |

Вібросортувалка

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| З бас.смокт. і підсітков. вод | 850,00 | 0,0994 | 0,84 | 849,16 |
| Після напірної сортувалки | 2120,76 | 0,8000 | 16,97 | 2103,80 |
| Надійшло(всього) | 2970,76 |  | 17,81 | 2952,95 |
| В басейн регістрових вод | 2658,42 | 0,2000 | 5,32 | 2653,10 |
| В цех виробництва картону | 312,34 | 4,0000 | 12,49 | 299,85 |
| Пішло (всього) | 2970,76 |  | 17,81 | 2952,95 |

Басейн регістрових вод

| Найменування | Маса, кг |  | Концентрація, % |  | Волокно, кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З регістрової частини | 185998,93 |  | 0,1800 |  | 334,80 |  | 185664,14 |  |
| Від плоск.сортув. | 2658,42 |  | 0,2000 |  | 5,32 |  | 2653,10 |  |
| Надійшло(всього) | 188657,35 |  |  |  | 340,11 |  | 188317,24 |  |
| На зм.насос №1 | 19994,96 |  | 0,1803 |  | 36,05 |  | 19958,91 |  |
| На зм.насос №2 | 132354,90 |  | 0,1803 |  | 238,61 |  | 132116,29 |  |
| На г/розб.листян.цел. | 4002,88 |  | 0,1803 |  | 7,22 |  | 3995,66 |  |
| На г/розб.хвойн.цел. | 4002,88 |  | 0,1803 |  | 7,22 |  | 3995,66 |  |
| На г/розб.сухого браку | 1771,99 |  | 0,1803 |  | 3,19 |  | 1768,79 |  |
| На зміш.мокр.браку | 1907,32 |  | 0,1803 |  | 3,44 |  | 1903,88 |  |
| В басейн надл.вод | 24622,43 |  | 0,1803 |  | 44,39 |  | 24578,04 |  |
| Пішло (всього) | 188657,35 |  |  |  | 340,11 |  | 188317,24 |  |

Змішувальний насос №2

| Найменування |  | Маса, кг |  | Концентрація, % |  | Волокно, кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регістова вода |  | 132354,90 |  | 0,1803 |  | 238,61 |  | 132116,29 |  |
| Від центриклин. ІІ ст. |  | 45740,03 |  | 0,4000 |  | 182,96 |  | 45557,07 |  |
| З БПР |  | 28679,13 |  | 3,7962 |  | 1088,71 |  | 27590,43 |  |
| Надійшло(всього) |  | 206774,06 |  |  |  | 1510,28 |  | 205263,79 |  |
| На центрикл. І ст. |  | 206774,06 |  | 0,7304 |  | 1510,28 |  | 205263,79 |  |
| Пішло (всього) |  | 206774,06 |  |  |  | 1510,28 |  | 205263,79 |  |

Центриклинери І ступеня

| Найменування | Маса, кг |  | Концентрація, % |  | Волокно, кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Після зміш.насоса №2 | 206774,06 |  | 0,7304 |  | 1510,28 |  | 205263,79 |  |
| Надійшло(всього) | 206774,06 |  |  |  | 1510,28 |  | 205263,79 |  |
| На змішув.насос №1 | 194202,20 |  | 0,7000 |  | 1359,42 |  | 192842,79 |  |
| На центрикл. ІІ і ІІІ ст. | 12571,86 |  | 1,2000 |  | 150,86 |  | 12421,00 |  |
| Пішло (всього) | 206774,06 |  |  |  | 1510,28 |  | 205263,79 |  |

Центриклинери ІІ та ІІІ ступенів

| Найменування | Маса, кг |  | Концентрація, % |  | Волокно, кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Після центрикл. І ст. | 12571,86 |  | 1,2000 |  | 150,86 |  | 12421,00 |  |
| Надлиш.вода в жолоб І і ІІ | 33318,17 |  | 0,0994 |  | 33,10 |  | 33285,07 |  |
| Надійшло(всього) | 45890,03 |  |  |  | 183,97 |  | 45706,07 |  |
| В змішув.насос №2 | 45740,03 |  | 0,4000 |  | 182,96 |  | 45557,07 |  |
| Відходи у відвал | 150,00 |  | 0,6700 |  | 1,01 |  | 149,00 |  |
| Пішло (всього) | 45890,03 |  |  |  | 183,97 |  | 45706,07 |  |

Змішувальний насос №1

| Найменування |  | Маса, кг |  | Концентрація, % |  | Волокно, кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регістова вода |  | 132354,90 |  | 0,1803 |  | 238,61 |  | 132116,29 |  |
| Від центриклин. ІІ ст. |  | 45740,03 |  | 0,4000 |  | 182,96 |  | 45557,07 |  |
| З БПР |  | 28679,13 |  | 3,7962 |  | 1088,71 |  | 27590,43 |  |
| Надійшло(всього) |  | 206774,06 |  |  |  | 1510,28 |  | 205263,79 |  |
| На центрикл. І ст. |  | 206774,06 |  | 0,7304 |  | 1510,28 |  | 205263,79 |  |
| Пішло (всього) |  | 206774,06 |  |  |  | 1510,28 |  | 205263,79 |  |

Бак постійного рівня

| Найменування | Маса, кг |  | Концентрація, % |  | Волокно, кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Після машин.басейна | 28679,13 |  | 3,7962 |  | 1088,71 |  | 27590,43 |  |
| Надійшло(всього) | 28679,13 |  |  |  | 1088,71 |  | 27590,43 |  |
| На зміш.насос №2 | 28679,13 |  | 3,7962 |  | 1088,71 |  | 27590,43 |  |
| Пішло (всього) | 28679,13 |  |  |  | 1088,71 |  | 27590,43 |  |

Машинний басейн

| Найменування |  | Маса, кг |  | Концентрація, % |  | Волокно, кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Після композ.басейна |  | 28679,13 |  | 3,7962 |  | 1088,71 |  | 27590,43 |  |
| Надійшло(всього) |  | 28679,13 |  |  |  | 1088,71 |  | 27590,43 |  |
| На БПР |  | 28679,13 |  | 3,7962 |  | 1088,71 |  | 27590,43 |  |
| Пішло (всього) |  | 28679,13 |  |  |  | 1088,71 |  | 27590,43 |  |

Гідророзбивач сухого браку

| Найменування |  | Маса, кг |  | Концентрація, % |  | Волокно, кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З ПРС |  | 15,00 |  | 94,00 |  | 14,10 |  | 0,90 |  |
| З накату |  | 30,00 |  | 94,00 |  | 28,20 |  | 1,80 |  |
| З cушіння |  | 20,00 |  | 94,00 |  | 18,80 |  | 1,20 |  |
| З бас-ну рег.вод |  | 1771,99 |  | 0,1803 |  | 3,19 |  | 1768,79 |  |
| Надійшло(всього) |  | 1836,99 |  |  |  | 64,29 |  | 1772,69 |  |
| В басейн обор.браку |  | 1836,99 |  | 3,5000 |  | 64,29 |  | 1772,69 |  |
| Пішло (всього) |  | 1836,99 |  |  |  | 64,29 |  | 1772,69 |  |

Гауч-мішалка мокрого браку

| Найменування |  | Маса, кг |  | Концентрація, % |  | Волокно, кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З пресової частини |  | 20,00 |  | 44,00 |  | 8,80 |  | 11,20 |  |
| З гауч-вала |  | 15,00 |  | 22,00 |  | 3,30 |  | 11,70 |  |
| З бас-ну рег.вод |  | 1907,32 |  | 0,1803 |  | 3,44 |  | 1903,88 |  |
| Надійшло(всього) |  | 1942,32 |  |  |  | 15,54 |  | 1926,78 |  |
| На згущ.мокрого браку |  | 1942,32 |  | 0,8000 |  | 15,54 |  | 1926,78 |  |
| Пішло (всього) |  | 1942,32 |  |  |  | 15,54 |  | 1926,78 |  |

Згущувач мокрого браку

| Найменування | Маса, кг |  | Концентрація, % |  | Волокно, кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Після зміш.мокр.браку | 1942,32 |  | 0,8000 |  | 15,54 |  | 1926,78 |  |
| Надійшло(всього) | 1942,32 |  |  |  | 15,54 |  | 1926,78 |  |
| В басейн обор.браку | 426,64 |  | 3,5000 |  | 14,93 |  | 411,70 |  |
| В басейн надл.вод | 1515,68 |  | 0,0400 |  | 0,61 |  | 1515,08 |  |
| Пішло (всього) | 1942,32 |  |  |  | 15,54 |  | 1926,78 |  |

Басейн оборотного браку

| Найменування |  | Маса, кг |  | Концентрація, % |  | Волокно, кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З г/розбив.сух.браку |  | 1836,99 |  | 3,50 |  | 64,29 |  | 1772,69 |  |
| Зі зміш.мокрого браку |  | 426,64 |  | 3,50 |  | 14,93 |  | 411,70 |  |
| Надійшло(всього) |  | 2263,62 |  |  |  | 79,23 |  | 2184,40 |  |
| В композиц.басейн |  | 2263,62 |  | 3,50 |  | 79,23 |  | 2184,40 |  |
| Пішло (всього) |  | 2263,62 |  |  |  | 79,23 |  | 2184,40 |  |

Композиційний басейн

| Найменування |  | Маса, кг |  | Концентрація, % |  | Волокно, кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Із г/розбив.хв.цел-зи |  | 4160,14 |  | 3,5000 |  | 145,60 |  | 4014,53 |  |
| Із г/розб.лист.цел-зи |  | 4160,14 |  | 3,5000 |  | 145,60 |  | 4014,53 |  |
| Макулатурна маса |  | 16987,23 |  | 4,0000 |  | 679,49 |  | 16307,74 |  |
| Із басейна обіг.браку |  | 2263,62 |  | 3,5000 |  | 79,23 |  | 2184,40 |  |
| Скоп з диск.фільтра |  | 1108,00 |  | 3,5000 |  | 38,78 |  | 1069,22 |  |
| Надійшло(всього) |  | 28679,13 |  |  |  | 1088,71 |  | 27590,43 |  |
| В машинний басейн |  | 28679,13 |  | 3,7962 |  | 1088,71 |  | 27590,43 |  |
| Пішло (всього) |  | 28679,13 |  |  |  | 1088,71 |  | 27590,43 |  |

Відділ підготовки макулатурної маси

| Найменування | Маса, кг |  | Концентрація, % |  | Волокно, кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Макулатура зі складу | 777,44 |  | 88,00 |  | 684,15 |  | 93,29 |  |
| Оббігова вода | 17161,07 |  | 0,2500 |  | 42,90 |  | 17118,17 |  |
| Надійшло(всього) | 17938,52 |  |  |  | 727,05 |  | 17211,46 |  |
| Відходи від.підгот.мак.маси | 951,28 |  | 5,00 |  | 47,56 |  | 903,72 |  |
| В композиційний бас. | 16987,23 |  | 4,00 |  | 679,49 |  | 16307,74 |  |
| Пішло (всього) | 17938,52 |  |  |  | 727,05 |  | 17211,46 |  |

Басейн смоктунових та підсіткових вод

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % | Волокно,кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Від відсмоктув. ящиків | 26091,38 | 0,1000 | 26,09 | 26065,29 |
| Від промивання сітки | 15000,00 | 0,0040 | 0,60 | 14999,40 |
| Надійшло(всього) | 41091,38 |  | 69,77 | 41064,49 |
| В жолоб №1 і №2 центрикл. | 23151,87 | 0,0650 | 15,04 | 23136,83 |
| На сортувалку | 7791,38 | 0,0650 | 5,06 | 7786,32 |
| В басейн надлишкових вод | 10148,13 | 0,0650 | 6,59 | 10141,54 |
| Пішло (всього) | 41091,38 |  | 69,77 | 41064,69 |

Басейн надлишкових вод

| Найменування | Маса, кг |  | Концентрація, % |  | Волокно, кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З басейну рег.вод | 24622,43 |  | 0,1803 |  | 44,39 |  | 24578,04 |  |
| З басейну підсітк.вод | 15000,00 |  | 0,0040 |  | 0,60 |  | 14999,40 |  |
| З басейну вод відсм.ящ. | 27321,92 |  | 0,1000 |  | 27,32 |  | 27294,59 |  |
| Від гауч-вала | 5139,32 |  | 0,0040 |  | 0,21 |  | 5139,11 |  |
| Від сгущ.мокр.браку | 1515,68 |  | 0,0400 |  | 0,61 |  | 1515,08 |  |
| Надійшло(всього) | 73599,34 |  |  |  | 73,12 |  | 73526,22 |  |
| В жолоб №1 і №2 | 33318,17 |  | 0,0994 |  | 33,10 |  | 33285,07 |  |
| На сортувалку | 850,00 |  | 0,0994 |  | 0,84 |  | 849,16 |  |
| На дисковий фільтр | 39431,17 |  | 0,0994 |  | 39,18 |  | 39392,00 |  |
| Пішло (всього) | 73599,34 |  |  |  | 73,12 |  | 73526,22 |  |

Дисковий фільтр

| Найменування | Маса, кг |  | Концентрація, % |  | Волокно, кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З басейну надл.вод | 39431,17 |  | 0,0994 |  | 39,18 |  | 39392,00 |  |
| Надійшло(всього) | 39431,17 |  |  |  | 39,18 |  | 39392,00 |  |
| В композиц.басейн | 1108,37 |  | 3,50 |  | 38,79 |  | 1069,58 |  |
| В басейн освітл.вод | 38322,80 |  | 0,0010 |  | 0,38 |  | 38322,42 |  |
| Пішло (всього) | 39431,17 |  |  |  | 39,18 |  | 39392,00 |  |

Басейн прояснених вод

| Найменування | Маса, кг |  | Концентрація, % |  | Волокно, кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Після дисков.фільтра | 38322,80 |  | 0,0010 |  | 0,38 |  | 38322,42 |  |
| Надійшло(всього) | 38322,80 |  |  |  | 0,38 |  | 38322,42 |  |
| На очисні споруди | 38322,80 |  | 0,0010 |  | 0,38 |  | 38322,42 |  |
| Пішло (всього) | 38322,80 |  |  |  | 0,38 |  | 38322,42 |  |

Безповоротні втрати волокна

Під час розрахунку безповоротних втрат волокна враховуються всі його втрати для даного виробництва. Безповоротні втрати волокна становлять:

984,49 – 940,00 = 48,49 кг.

В цьому випадку вимої волокна (ВВ) становлять:

ВВ=(48,49∙100)\984,49 = 4,92 %.

Результати зведеного матеріального балансу води та волокна для виробництва картону тарного з вибіленим поверхневим шаром

В табл. 2.6 наведено результати зведеного матеріального балансу води та волокна для виробництва картону тарного з вибіленим поверхневим шаром

Таблиця 2.6 – Результати зведеного матеріального балансу води та волокна для виробництва картону тарного з вибіленим поверхневим шаром

| Таблиця зведеного балансу води і волокна |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Волокно (абс.сух.),кг |  | Надходження | Витрата |
| Хвойна целюлоза (невибілена) |  | 138,39 |  |
| Листяна целюлоза (невибілена) |  | 138,39 |  |
| Макулатура |  | 727,05 |  |
| Всього: |  | 1 003,83 |  |
| Готова продукція |  |  | 940,00 |
| Відходи центриклинерів ІІІ ст. |  |  | 1,01 |
| З пресовими водами |  |  | 2,31 |
| Промивка сукон |  |  | 0,07 |
| На очисні споруди |  |  | 0,38 |
| Відходи сортувалки (в цех виробн.картону) |  |  | 12,49 |
| Відходи відділу підготовки макулатурної маси |  |  | 47,56 |
|  |  | Всього: | 1003,82 |
| Вода, кг |  | Надходження | Витрата |
| З хвойною целюлозою |  | 18,87 |  |
| З листяною целюлозою |  | 18,87 |  |
| З макулатурною масою |  | 17211,46 |  |
| Свіжа вода на промивання сіток |  | 15000,00 |  |
| Свіжа вода на відсічки відсм.ящиків |  | 8 500,00 |  |
| Свіжа вода на промив. сукна |  | 6 500,00 |  |
| Свіжа вода на відсічки в гаучі |  | 2 500,00 |  |
| Всього: |  | 49 749,21 |  |
| З готовою продукцією |  |  | 60,00 |
| З парою при сушінні |  |  | 1210,23 |
| З відходами центр. ІІІ ст. |  |  | 149,00 |
| З пресовими водами |  |  | 2303,70 |
| Промивка сукон |  |  | 6499,94 |
| На очисні споруди |  |  | 38322,42 |
| З відходами сортувалки (в цех виробн.картону) |  |  | 299,85 |
| З відходами відділу підготовки макулатурної маси |  |  | 903,72 |
|  |  | Всього: | 49748,85 |

2.4 Розрахунок основного технологічного обладнання

Основним виробничим вузлом при виробництві картону тарного з 70 % макулатури і 30 % целюлози є картоноробна машина. Марка машини, що використовується К-17, обрізна ширина – 4200 мм, необрізна – 4250 мм. Максимальна швидкість – за приводом  600 м/хв, робоча 500 м/хв. Формувальна частина машини TopFormer F з індивідуальним формуванням кожного шару з наступним об’єднанням в багатошарову структуру. Сіткова частина складається з:

– основної довгої плоскої сітки, на якій відливається нижній шар. Маса подається на сітку з напірного ящика гідродинамічного типу. Основна сітка оснащена грудної дошкою, гідропланками і відсмоктувальними ящиками;

– двох коротких сіток на яких відливається середній шар та поверхневий шар. Маса, для кожного шару, подається на сітки з напірних ящиків гідродинамічного типу. Сітки оснащені грудними дошками, гідропланками і відсмоктувальними ящиками. Також для кращого зневоднення на сітках встановлено притискні гумові вали.

Потужніть машини з виробництва картону масою 1 м2 150 г розраховується виходячи з даних стосовно виробництва даного виду картону. Продуктивниість машини розраховується за формулою:

Q = 0,06 · B0 · V · g · К1· К2;

де 0,06 – коефіцієнт для переведення швидкості за часом (хвилин в години) та маси листа паперу в кілограми;

Во – обрізна ширина полотна паперу, м;

V – швидкість машини, м/хв.;

g – маса 1 м2 полотна, г;

К1 = 0,9 – коєфіцієнт, що враховує холостий хід машини;

К2 = 0,95- 0,9 – коєфіцієнт використання максимальної швидкості машини.

Qгод = 0,06 · 4,2 · 500 · 150 · 0,97 · 0,9 = 16,5 т/год.

Добова продуктивність становить:

Qд = Qгод · tд = 16,5 · 22,5 = 371,3 т/доб.

де tд = 22,5 – кількість безперервної роботи машини за добу.

Планова річна продуктивність становить:

ПП = Qд · Теф = 371,3 · 345 ≈ 130 000 т/рік.

Продуктивність кожного з потоків відповідно до спідношення становить:

– поверхневий шар (30 %)

ПШ = ПП ∙30100 % = 130 000 · 30 / 1000 % = 39000 т/рік.

– середній шар (35 %)

СШ = ПП ∙35100 % = 130 000 · 35 / 1000 % = 45500 т/рік.

– нижній шар (30 %)

НШ = ПП ∙35100 % = 130 000 · 35 / 1000 % = 45500 т/рік.

Основне технологічне обладнання

Гідророзбивач ГРВм-05 (для потоку поверхневого шару)

Корисний об'єм, м3 – 32

Продуктивність, т а.с/добу – 40 -120

Споживана потужність двигуна, кВт  – 160

Кількість, шт. – 1

Гідророзбивачі Палпер HDS18 (гідророзбивачі високої концентрації для розпуску макулатури)

Корисний об'єм, м3 –18

Продуктивність, т а.с/добу – 200

Масова частка волокна, % а.с  – 15

Споживана потужність двигуна, кВт – 305

Номінальна потужність двигуна, кВт – 355

Число обертів ротора, об/хв  – 155

Кількість, шт. – 2

Очищувач маси високої концентрації НСС3008-115 (для потоків поверхневого, середнього, і нижнього шару )

Робочий надлишковий макс, тиск, кПа (кг/м2) – 600 (6,1)

Продуктивність, дм3/хв 700 – 1400

Кількість, шт. 4

Мультисортер МСМ05/0528К ( І -й ступінь грубого сортування для потоків середнього і нижнього шару

Продуктивність, дм3/хв  – 2600

Діаметр отворів сита, мм – 1,4

Число обертів ротора, об / хв. – 620

Споживана потужність, кВт 22

Потужність двигуна, кВт 30

Робочий тиск максимальний, кПа (кгс/см2)  – 400 (4,1)

Тиск на виході мінімальний, кПа – 120

Кількість, шт. 2

Режектсортер 182В (2 -й ступінь грубого сортування для потоків середнього і нижнього шару)

Число обертів ротора об/хв –1170

Споживана потужність, кВт  – 45

Кількість, шт. – 2

Мінісортер MST 05/05 KR ( 2-й ступінь тонкого сортування для потоків середнього і нижнього шару )

Вихід маси, дм3/хв  – 2100

Ширина шліца, мм  – 0,2

Кількість, шт.  – 2

Мультіскрін MSS 08/08 (1 -й ступінь тонкого сортування для потоків середньо по і нижнього шару)

Вихід маси, дм3/хв – 8700

Ширина шліца, мм – 0,2

Число обертів ротора, об/хв –310

Споживана потужність, кВт – 31

Робочий тиск, кПа ( кгс/м2)  – 600 (6,1)

Тиск на виході мінімальний, кПа ( кгс/м2)  – 120 (1,2)

Кількість, шт. – 2

Вихрові конічні очищувачі марки УВК-180-02-5 (5 установок для потоків поверхневого, середнього, і нижнього шару)

Продуктивність по а/с волокну, т/добу – 210

Концентрація очищуваної маси, %,  – не > 1

Пропускна здатність, л/хв  – 400

Діаметр очисника, мм – 160

Отвори насадки, мм – 24

Очищувачі по ступенях:

1ст ( 2 секції), шт  –76 (2×38)

2ст, шт –22

3ст, шт – 4

Габаритні розміри (з трьома ступенями) – 6,14×5,82×3,15

Маса з насосом і двигуном (і трьома ступенями), т – 26,6

Потужність встановлена загальна, кВт – 555

Кількість шт. – 5×102

Гауч-мішалка

Матеріал – залізобетон

Об’єм ванни – 20 м³.

Двигун – 110 кВт.

Діаметр ротора – 850 мм.

Потужність перемішуючого пристрою – 22 кВт.

Кількість обертів –1000 об/хв.

Пульсаційний млин МП- 375:

Продуктивність 35-110 т/добу.

Масова концентрація суспензії 20-50 г/л.

Ступінь розпускання 65-96 %.

Габаритні розміри 2310 · 622 · 825 мм.

Маса 2200 кг.

Дисковий фільтр DF-3707/9 безсітковий (для потоків середнього і нижнього шару, басейну підсіткових вод)

Продуктивність на вході, т / добу – 105

Зольність на вході, % – 15 -20

Ступінь розмелювання, °ШР 50 – 60

рН , од. рН 7 – 9

Вміст повітря, %  – 2,5

Кількість шт. 3

Термодисперсійна установка (ТДУ) сітковий прес SP3C

Продуктивність на вході, /добу – 150 – 200

Швидкість руху сіток, м/хв 12 – 48

Частота обертів привідного валу, об/хв 8 – 32

Кількість, шт. 1

Рафінери Твін-Фдоу ТГ2Е (для розмелювання маси на потоці поверхневого, середнього і нижнього шару)

Продуктивність потоку маси, т/добу –100

Необхідна потужність приводу двигуна, кВт –315

Число оборотів рафінера, об/хв – 650

Потужність двигуна, кВт –167

Питоме навантаження на кромку, Дж / м –1,0

Тиск на вході, кПа – 150- 400

Тиск на виході, кПа –700

Робоча температура, ° С  – макс 70

Кількість шт. –7

Пресова частина машини складається з:

Комбінованого Tri-nip преса з додатковим жолобчастим валом

Максимально допустимий лінійний тиск між 1 і 2 валами, кн/м  – 65

Максимально допустимий лінійний тиск між 3 і 4 валами, кн/м  – 80

Максимально допустимий лінійний тиск між 3 і 5 валами, кн/м –120

Діаметр першого, третього та п’ятого валів, мм – 875

Діаметр другого валу, мм –1005

Діаметр четвертого валу, мм – 915

Пресу з розширеною зоною пресування фірми «Белойт»

Максимально допустимий лінійний тиск, кн/м –1100

Діаметр верхнього валу, мм – 915

Сушильна частина картоноробної машини, слугує для виготовлення картону тарного макулатурного масою 1м2 від 125 до 200 г.

Продуктивність при 93 % а.с.в. на накаті,т/добу – 4200

Діаметр верхнього валу, мм  – 410

Максимальна швидкість КРМ, м/хв  – 450

Сушильна частина картоноробної машини – двоярусна, циліндрового типу, складається з 93 сушильних і двох холодильних циліндрів діаметром 1500 мм. За приводом сушильна частина складається з 8 груп: І привідна група включає 11 сушильних циліндрів, II – VII приводні групи – по 12 сушильних циліндрів кожна, VIII складається з 10 сушильних і 2 холодильних циліндрів.

Між VI і VII сушильними групами встановлений клеїльний прес. Всі сушильні групи забезпечені синтетичними сітками. Сушильні ціліндри 72 і 73, встановлені після клеїльного преса, мають хромовану поверхню і працюють без сіток. Для продувки синтетичних сіток передбачені сіткопродувні камери. Найбільший (розрахунковий) робочий тиск пари в сушильних циліндрах Рнадл. = 0,5 МПа.

Клеїльний прес похилого типу, встановлений між VI і VII сушильними

групами. Кут нахилу площини, що проходить через осі валів, до горизонтальної площини становить 30 °. Картон підводиться до валів зверху.

Один з валів преса - прогумований, встановлений на поворотних опорах і притискається до другого за допомогою пневматичного мембранного механізму; другий вал – зі стонітовим покриттям – встановлений на нерухомих опорах.

Вали преса мають діаметр 800 мм, розрахунковий тиск між ними 30кН/м (30 кгс/см). Обидва вали – приводні, бомбовані на 0,3 мм по діаметру на лінійний тиск 15 кН/м (15кгс/см). Клей наноситься на полотно картону двома спорскуючими трубами, розташованими над валами преса. Надлишок клею стікає в воронки, звідки направляється на вібросито, з якого надходить в бак крохмального клею. По краях валів передбачені щитки для уловлювання клею.

Заправка полотна картону через клеїльний прес здійснюється системою заправних канатиків сушильної частини. Під час заправки картону щиток і воронка, встановлені на лицьовій стороні машини, відводяться за допомогою пневмоциліндра. Накат периферичного типу з пневматичною системою притиску. Найбільший діаметр намотуваного тамбура – 2200 мм. Заправка полотна паперу на накат – автоматична. Діаметр намотуваного тамбура – 600 мм. Тамбурний вал діаметром – 420 мм. Виготовлений із сталевої труби із запресованими в неї чавунними патронами і сталевими цапфами. Циліндрична поверхня валу шліфована. Циліндр накату для зменшення електризації і для охолодження паперу може охолоджуватися водою і складається з чавунного барабана діаметром 1100 мм, до якого прикріплені сталеві кришки із запресованими в них цапфами. Заправка і перезаправка картонного полотна здійснюється за допомогою системи перезаправки RCS – 2000. Машинний каландр, завод «Ижтяжбуммаш», (чотирьохвальний). Маса – 4000 кг. Нижній і верхній вали з регульованим прогином «Кюстерс» Діаметр другого приводного валу – 500 мм. Діаметр 3, 4 валів – 400 мм. Поздовжньо-різальний верстат Максимальна швидкість – 900 м/хв. Двигун – 59 кВт. Кількість обертів – 1500 об/хв.. Продуктивність – 450 т/добу.

## 2.5 Розрахунок теплового балансу

Розрахунок теплового балансу контактної сушки для виробництва  картону тарного  макулатурного з вибіленим поверхневим шаром наведено в таблиці 2.4.

Таблиця 2.1 – Тепловий баланс контактного сушіння картону тарного макулатурного з вибіленим поверхневим шаром

| Початкові дані |  |  |
| --- | --- | --- |
| Продуктивність, кг/год | G= | 16500 |
| Початкова вологість матералу, % | W1 = | 56 |
| Кінцева вологість матеріалу, % | W2 = | 6 |
| Початкова температура матеріалу, С | t1 = | 20 |
| Початкова температура повітря, ºС | ϴ1 = | 10 |
| Початкова вологість повітря, % | F1 = | 0,5 |
| Кінцева температура повітря, ºС | ϴ4 = | 80 |
| Квнцева вологість повітря, 5 | F2 = | 0,9 |
| Температура повітря після теплообмінника, ºС | ϴ2 = | 25 |
| Температура граючої пари, ºС | ϴпари = | 130 |
| Стаття приходу/ витрати тепла |  | Кдж/год |
| Прихід тепла |  |  |
| 1.З парою,що надходить в сушильні циліндри |  | 54184572,44 |
| 2.З парою, що надходить в калорифер |  | 6631396,656 |
| 3.Тепло використане в теплообміннику |  | 2230802,09 |
| Всього |  | 63046771,19 |
| Витрати тепла |  |  |
| 1.На підігрів матеріалу |  | 4459800 |
| 2.На сушіння в 2-му,3-му періодах |  | 48590833,18 |
| 3.На втрати в оточуюче середовище |  | 329328,209 |
| 5.На підігрівання повітря в теплообміннику |  | 2230802,09 |
| 6.На втрати з повітрям, що відходить |  | 7956527,456 |
| Всього |  | 47391191,34 |

| Продовження таблиці 2.5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Результати розрахунку |  |  |
| Витрати пари в сушильній частині, кг/год | D1 = | 24681,06917 |
| Витрати пари в калориферах, кг/год | D2 = | 3020,6000739 |
| Загальна витрата пари, кг/год | D = | 27701,66991 |
| Витрата пари на 1 кг матеріалу, кг/год | Dпит= | 1,678889085 |
| Кількість повітря, що подається в сушильну частину, кг/год | L= | 147611,4382 |
| Кількість свіжого повітря, кг/год | L9 = | 162372,582 |
| Поверхня теплопередачі для підігрівника, м2 | F1 = | 56,63238095 |
| Поверхня теплопередачі для сушіння, м2 | F2,3 = | 787,1663337 |
| Загальна поверхня теплопередачі, м2 | F = | 843,7987147 |
| Температупа повітря, на вході в сушильну частину, ºС | ϴ3 = | 74,58976898 |
| Температура матеріалк при сушінні з постійною швидкістю, ºС | t2 = | 60 |
| Середня температура матералу в 2,3 періодах, ºС | t4 = | 78,9 |
| Середня температура матеріалу, ºС | t5 = | 40 |
| Температура матеріалу після сушіння, ºС | t3 = | 113,55 |

3 ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ТА КОНСТРУКТИВНЕ РІШЕННЯ БУДІВЛІ

Лінія з виробництва картону тарного з поверхневим вибіленим шаром розташована у двоповерховій будівлі.

Розміщення однієї машини в ізольованій секції забезпечує незалежний повітрообмін, конструктивно дозволяє передбачати вільні площі, що створюють в залі буферні резерви повітря, що сприяють стабільності режиму. Всі ці обставини поряд з розміщенням боку обслуговування машини до зовнішньої стіни будівлі, забезпеченої природною освітленістю і інсоляцією, сприяють створенню нормальних умов для обслуговуючого машину персоналу.

До складу виробництва входять наступні підрозділи:

- склад напівфабрикатів;

- цех розпуску напівфабрикатів;

- розмелювально-підготовчий відділ;

- зал папероробної машини;

- склад паперу;

- цех з переробки паперу.

До вище перерахованих основних підрозділів виробничого корпусу входять наступні приміщення: вентиляційна камера, електромашинні приміщення і кабельні напівповерхи, теплові центри, допоміжні приміщення. На першому поверсі будівлі розміщені машинні басейни, насоси, гідророзбивачі, басейни підсіткових вод. На другому поверсі − безпосередньо папероробна машина, поздовжньо-різальний верстат, система вихрових очисників, млини, флотаційна установка.

Застосовані уніфіковані прогони з кроком 6 м. Частина будівлі, де встановлена лінія з виробництва паперу складається з 4-х прольотів та 18 прогонів та має ширину 24 м, а довжину 108 м. Проліт складає 6,000, крок колон 6,000 м.

Папероробна машина встановлена на відмітці 2-го поверху. Поперечний проліт, де встановлено папероробну машину становить 18 м. В прогоні шириною 6 м на відмітці другого поверху розміщена теплорекупераційна установка висотою 22 м.

Будівля має два евакуаційних виходи, ворота для залізничного транспорту. Двері відкриваються назовні. Проходи мають ширину 1 м, майданчики та сходи – 1,4 м, коридори – 1,5 м, двері 1 м. Ворота для залізничного транспорту проектуються  розміром 6 м у висотою та 5 м шириною.

В будівлі міститься вантажний ліфт, який розміщується між 12 та 13-тою колонами. Розмір вікон другого поверху: висота 5,6 м, шириною 4 м, висота вікон першого поверху 2,4 м. Двері однодольні шириною 0,9 м. Під час комплектування обладнання врахована прив'язка його до спеціальної конструкції будівлі.

У будівлі передбачено 2 монтажних отвори, які знаходяться між 17-18 та 27-28 колонами, що призначені для монтажу та ремонту устаткування та установка мостового крану вантажопідйомністю 30 т. Також промислові зв’язки для забезпечення жорсткості каркасу. Роль цих зв'язків виконують також підкранові балки, міжповерхові перекриття.

В будівлі розміщені 3 температурних шва. В залізобетонному каркасі в місцях температурних швів встановлюють подвійні колони. Температурні шви розрізають споруду по всій висоті від покрівлі до фундаменту. Шов в стінах становить 2 – 3 см, і заповнений руберойдом. Температурні шви попереджують утворення тріщин в конструктивних елементах споруд від деформації, які викликає коливання температур зовнішнього та внутрішнього повітря.

Фундамент під колонами будівлі стовбчатого типу, багатоблоковий, збірний. Палі прийняті залізобетонні забивні зі стрижневою арматурою. Фундаменти під обладнання − монолітні залізобетонні та бетонні. Нижня плита фундаменту шириною 3 м, довжиною 4 м. Глибина закладення фундаменту 1,5 метра. Фундамент збірний залізобетонний.

Покриття цеху багатошарове та має наступний склад:

- збірні залізобетонні плити покриття;

- пароізоляція;

- утеплення;

- цементна стяжка – 20;

- 2 шапи рубероїду на бітумі;

- захисний шар з гравію заглиблений у бітумну мастику.

В цеху передбачаються побутові приміщення. Площа кожного з них 9-12 м2.

4 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ НА ВИРОБНИЦТВІ

Відповідно до закону України “Про охорону праці”, прийнятому у 1993 році, на все нове обладнання, що розробляється необхідно розробляти безпечні умови для обслуговуючого персоналу. Тому питання безпеки та покращення умов праці разом з підвищенням продуктивності та продукції, що випускається, є визначальними.

Згідно до теми дипломного проекту ‟Реконструкція технологічного потоку ПАТ Київський картонно-паперовий комбінат з виробництва картону тарного макулатурного” було розроблено реконструкцію технологічного потоку. Це дозволяє інтенсифікувати виробництво, підвищити якість вихідної продукції, що сприяє зменшенню затрат праці на одиницю продукції, але в свою чергу, може призводити до збільшення частоти нещасних випадків.

Проектом розроблені заходи, що гарантують безпеку обслуговуючого персоналу на стадії експлуатації приладів та механізмів у відповідності з Державними актами, що забезпечують виконання Закону України “Про охорону праці”.

У кожному виробничому підрозділі організації є нормативно-технічна документація, що встановлює порядок і умови безпечного ведення виробничого процесу. Перелік зазначеної технічної документації для кожного робочого місця затверджується технічним керівництвом організації.

Оскільки керуванням процесу займається машиніст, розглянемо можливі небезпечні фактори та засоби захисту саме для даного працівника виробництва.

Оператор знаходиться в спеціально обладнаній кімнаті – операторській. Площа операторської S = 36 м2, об’єм V = 108 м3.

При експлуатації обладнання на технологічному потоці існують такі шкідливі та небезпечні виробничі фактори:

- повітря робочої зони;

- виробничий шум і вібрація;

- небезпека рухомих і обертових деталей машини і механізмів;

- небезпека ураження електричним струмом;

- пожежонебезпека.

Необхідно проаналізувати можливі небезпечні і шкідливі виробничі фактори і розробити необхідні міри для їх усунення.

В картоноробному цеху роботи виконуються стоячи, а також роботи пов'язані з ходьбою, тому категорія робіт середньої тяжкості - ІІа.

Таблиця 4.1 – Основні фактичні характеристики мікроклімату цеху.

У робочій зоні температура повітря становить 22 – 24°С, в зоні КРМ може досягати 30 – 35° С.

Основне джерело тепла – сушильна частина КРМ

Відносна вологість 40 – 65 %, в пресовій частини спостерігається підвищення вологості повітря до 75 %.

При виробництві картону утворюється пил, який є шкідливим виробничим фактором, оскільки робить шкідливий вплив на слизову оболонку очей, дихальні шляхи і може викликати алергію. При попаданні пилу на шкіру відбувається закупорка сальних залоз, внаслідок чого утворюються вугри, фурункули, екземи.

Таблиця 4.2 – Оптимальні величини температури, відносної вологості і швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень

Таблиця 4.3 – Допустимі величини температури, відносної вологості і швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщеньДля створення мікроклімату і чистоти повітря, які відповідають нормам ГОСТ 12.1005-88 проектом передбачена теплорекупераційна установка, вентиляція машини і загальнообмінна припливно-витяжна вентиляція для поліпшення повітрообміну в усіх приміщеннях. Крім того, на пультахуправління, виділених з робочої зони в спеціальних приміщеннях, встановлені кондиціонери.

Мікроклімат робочих приміщень повинен відповідати ГОСТ 12.1.005-88 і ДСН 3.3.6.042-99.

Температура повітря вимірюється спиртовим термометром, відносна вологість - психрометром, швидкість повітря контролюється 1 раз в три місяці, за допомогою крильчатого (0,3-0,5 м/с) анемометра і термоанемометра.

Автоматизація та дистанційне управління дозволяє мінімізувати перебування людей у виробничій зоні.

Виробничі та лабораторні приміщення повинні бути забезпечені підведенням питної води по ГОСТ 2874 і санітарним нормам - ДСанПіН 383.

Вентиляція машини забезпечує:

- відведення пароповітряної суміші з сушильної частини машини;

- розподіл сушильного повітря під ковпаком;

- продування сушильних сіток;

- утилізацію тепла пароповітряної суміші, що видаляється з сушильної частини.

У машинному залі застосована припливно-витяжна система вентиляції з утилізацією тепла. Повітря, необхідне для сушки, в кількості 75 % від розрахункового подається під ковпак через сіткопродувні камери; повітря приміщення в кількості 25 % від розрахункового підсмоктується під ковпак за рахунок розрідження, створюваного витяжними вентиляторами теплорекупераційної установки.

Необхідний повітрообмін під ковпаком закритого типу близько 301000 м3/год. З метою забезпечення організованого відводу пароповітряної суміші сушильна частина машини ховається ковпаком закритого типу з п'ятьма витяжними патрубками, забезпеченими регулюючими клапанами. Ковпак вентиляційний закритий довжиною 97600 мм, висотою 6860 мм і шириною 9390 мм розбитий на два самостійних ковпака: до клеїльного преса і після нього (Досушувальні групи); клеїльний прес виділяється і ховається ковпаком

відкритого типу. Каркас ковпака складається з поперечних ферм, балок і стійок, встановлених на станини сушильної частини. Лицьова стінка ковпака

складається з нерухомих і підйомних щитів по всій довжині ковпака. Підйомні щити мають автоматичне, дистанційне і місцеве управління. У разі обриву полотна паперу щити автоматично піднімаються. Привідна сторона ковпака складається з нерухомих щитів і розсувних щитів-дверей.

Укриття сушильної частини машини на 1 поверсі складається з каркаса, виконаного зі сталевих куточків і гофрованих алюмінієвих листів. З приводної і лицьової сторін встановлені нерухомі щити, що мають двері. Для підігріву сушильного повітря до 86 °С ізбільшення напору в канал

подачі сушильного повітря під машину вбудований додатковий осьовий

вентилятор ВО-11ВН продуктивністю 52000 м3/год. Повітря нагрівається в трьох калорифери КФБ-11.

У проектованому цеху прийнято природне і штучне освітлення.

Природне освітлення одностороннє, здійснюється в денний час доби через вікна цеху. Так як виробництво безперервне передбачено штучне освітлення внічний і вечірній час доби. Для цього використовуються люмінесцентні лампи.

При цьому робоче місце оператора повинно мати освітленість робочої зони Енор= 200 лк. Для систем електричного освітлення підібрані вологонепроникні люмінесцентні лампи типу ЛПП-04-2×36 (Ефакт = 350 лк, Еmin = 300 лк).

Для операторської згідно ДБНВ 2.5.28-2006, робота з обслуговування обладнання відноситься до VI розділу підрозділу «а», тобто загальне спостереження за технологічним процесом.

Щоб робоче місце в операторській відповідало нормам освітленості обираємо лампи ЛПП-04-1×36 (які мають фактичну освітленість Ефакт=250лк, та мінімальну Еmin=200 лк), що задовольняють вимоги ДБНВ 2.5.28-2006.

Джерела шуму в цеху – обертові частини машини, насоси, вентилятори, двигуни, вакуум-насоси й повітродувки.

Контроль над рівнем шуму проводиться один раз на рік за допомогою шумоміра ВТТТВ-003. Найбільший шум в цеху створюється пресовою частиною КРМ. Рівень шуму в цеху становить L = 95 дБА. Для зниження рівня шуму передбачено:

- встановлення звукоізолюючої кабіни для машиністів; звукоізоляція забезпечується за рахунок стін з цегляної кладки і двопакетних вікон, що знижує рівень шуму на 30 дБА.

- укладання джерел шуму в звукоізолюючий кожух (матеріал – сталевий лист, покриття з мінераловатних плит), який знижує рівень шуму на 5 – 10 дБА;

- застосування засобів індивідуального захисту за ГОСТ12.4005-88. В якості індивідуального захисту застосовують протишумні вкладиші, навушники, які знижують рівень шуму на 16±3 дБА.

Фактичний рівень шуму після проведення всіх заходів в цеху (при використанні протишумних навушників) складатиме близько 65 дБА, а в операторській (де немає необхідності застосування ЗІЗ) – 55 дБА, що задовольняє норми ДСН 3.3.6.37-99Джерела вібрації в цеху – обертові частини машини, насоси, двигуни та внутрішньо цеховий тарнспорт.

Норми вібрації повинні задовольняти ДСН 3.3.6.039-99

В операторській норми вібрації відповідають ДСН 3.3.6.039-99 оскільки робоче місце достатньо віддалене від джерел вібрації

Захист від вібрації в цеху забезпечується:

- застосуванням засобів віброзахисту, що знижують вплив вібрації на робочих (пружинні амортизатори використовують для віброізоляції насосів, електродвигунів та деяких рухомих частин машини; віброізолюючі опори встановлюються під більшість обладнання з рухомими частинами);

- організаційно-технічними заходами: підтриманням високого рівня механічного стану обладнання, а головне – впровадження дистанційного керування, що виключає постійне перебування працюючого у зоні небезпечних рівнів вібрації.

Небезпека рухомих і обертових деталей машин і механізмів

У проектованому виробництві використовується ряд обертових механізмів і деталей, які становлять особливу небезпеку для людини.

Джерелами травм можуть бути відкриті частини КРМ, сортувалок, формуючих циліндрів, вали каландрів. У цеху згідно ГОСТ 12.2.020 - 76 для захисту робочих деталей і частин картоноробної машини застосовуються сітчасті стаціонарні огорожі. Виробничі майданчики огороджуються бар'єрами висотою 1м.

Причинами аварій на виробництві можуть бути: порушення технологічного режиму, неправильна експлуатація обладнання, порушення правил техніки безпеки.

Заходи усунення небезпеки рухомих машин і механізмів:

- технологія виробництва відповідає правилам технічної експлуатації устаткування;

- до експлуатації устаткування допускається навчений персонал, ознайомлений з пристроєм, принципом роботи і безпечним методам ведення робіт, пройшов стажування від двох до п'ятнадцяти змін;

- персонал проходить всі види інструктажів, передбачених для роботи на даному виді обладнання;

- при управлінні технологічним обладнанням забезпечується можливість його автоматичної аварійної зупинки за допомогою натискання кнопки «стоп» (на обладнанні або на пульті управління);

- обслуговуючий персонал стежить за надійністю кріплення огорож на обладнанні.

За ступенем небезпеки ураження електричним струмом виробництво відноситься до класу особливо небезпечних приміщень (ПУЕ -87 ).

Забезпечення струмом електрообладнання передбачається від 3-х фазної чотирьохпроходної електричної мережі змінного струму промислової частоти f = 50 Гц з глухозануленою нейтраллю з напругою U = 220 – 380 В.

Основні причинами травматизму є:

- випадковий дотик до частин під струмом електроустаткування, що знаходяться під напругою;

- пошкодження ізоляції частин під струмом;

- замикання фази мережі на землю;

- падіння проводу на конструктивні частини обладнання.

Відповідно до ГОСТ 12.1.019-79 для безпеки обслуговування електроустановок передбачено:

- застосування огорож для захисту та ізоляції частин під струмом електрообладнання. відкриті струмопровідні частини електрообладнання огороджені сіткою;

- захист струмоведучих частин від механічних пошкоджень прокладкою

проводів в трубах;

- встановлення електрообладнання відповідно до умов навколишнього середовища; закриті пилонепроникні електродвигуни;

- постійний контроль над станом ізоляції електроустановок. Для вимірювання опору ізоляції використовується прилад-мегаометр м-116;

- захисні засоби: діелектричні рукавички, інструменти з ізолюючими рукоятками, діелектричні калоші, ізолюючі підставки та інші;

- в аварійному режимі використовується занулення.

Виробництво картону є пожежонебезпечним. Пожежі можуть виникати в результаті накопичення статичної електрики, несправного виробничого обладнання та порушення технологічного процесу, течі і проливання мастильних матеріалів, поганої ізоляції проводів та ін.Класифікація основних відділів і установок по вибухопожежонебезпечності, електроустаткування і санітарної характеристиці наведені в таблиці 5.6.

Основними причинами виникнення пожежі можуть бути:

– порушення елементарних правил пожежної безпеки;

– несправність електроустаткування, електромереж;

– порушення електротехнічних правил.

Таблиця 4.6 – Класифікація основних відділів і установок по вибухопожежонебезпечності, електроустаткуванню та санітарній характеристиці

Для здійснення безпеки обслуговуючого персоналу при експлуатації технічних засобів автоматичної пожежної сигналізації і виконанні ремонтних робіт передбачено:

- використання пожежних сповіщувачів згідно умов їх експлуатації;

- відсутність радіоізотопних сповіщувачів;

- гучномовне оповіщення персоналу про пожежу

- об'єктове світлозвукове оповіщення персоналу про пожежу.

Допустима відстань від самого віддаленого робочого місця до найближчого евакуаційного виходу - 7,5 м. З коридору повинно бути, як правило не менше 2-ох евакуаційних виходів. Враховуючи об’єми приміщень, категорію пожежної небезпеки виробництва і ступень вогнестійкості будівлі, визначаємо необхідну ширину евакуаційних виходів.

Для проходів – не менше 1 м, коридорів – 1,4 м, двері – 0,8 м і марші – 1,05 м, площадка сходів – 1,05 м. Висота дверей і проходів на шляхах евакуації

повинна бути не менше 2 м. Двері на шляхах евакуації повинні відкриватися по направленню виходу будівлі (СНиП 2.09.02-85).

При виникненні пожежі необхідно терміново викликати пожежну охорону, відвести в безпечне місце людей і приступити до гасіння пожежі засобами пожежогасіння (вогнегасники, пісок, лопата, багор, відро), дотримуючись правил техніки безпеки.

ТС оснащується первинними засобами пожежогасіння (вогнегасники, лопата, ящик з піском, багор, відро), що розташовані на пожежному щиті.

Засоби пожежогасіння повинні відповідати вимогам “Інструкції по утриманню та застосуванню засобів пожежогасіння на підприємствах”

Для гасіння електропроводок і електроустаткування під напругою передбачені порошкові вогнегасники ОПС-10 – 4 шт., також наявні вуглекислотні вогнегасники ОУ-5 – 4 шт.

5 СТАРТАП- ПРОЕКТ

На основі магістерської дисертації розроблено стартап-проект та проведено його маркетинговий аналіз.

Опис ідеї стартап-проекту

Зміст ідеї стартап-проекту, напрямки застосування та вигоди для користувачів наведено в табл.5.1.

Таблиця 5.1 – Опис ідеї стартап-проекту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Вигоди для користувача |
| --- | --- | --- |
| Покращення показників якості картону тарного з поверхневим вибіленим шаром; зменшення обсягів використання свіжої води під час виробництва продукції. | На підприємствах з виробництва картонної та паперової продукції. | Продукція з покращеними показниками якості |
|  |  | Відповідність наступним показникам: - економічним; - технічним; - технологічним; - ергономічним; - надійності; - екологічності; - безпеки. |
|  |  | Продукція має сертифікат FC-COC згідно стандартів FSC-STD-40-004, FSC-STD-40-007 |

Аудит динаміки та основних тенденцій ринку

Основний ринок збуту – Україна, але ведеться активна політика з просування на інші ринки як в межах СНД так і в країни Європейського Союзу.

Постачальниками основної сировини є вiтчизнянi підприємства. При достатньому рiвнi обiгових коштiв комбiнат в силах забезпечити власне виробництво проте спостерiгається систематичне (щомiсячне) пiдняття цiн на основнi види сировини, що вкрай негативно впливає на собiвартiсть кiнцевої продукції, її конкурентноспроможнiсть та купiвельну здатнiсть пiдприємства. Найбiльш впливовими конкурентами з випуску картону тарного з поверхневим вибіленим шаром є ПАО "Рубіжанський картонно-тарний комбінат".

Целюлозно-паперова промисловість України об’єднує до 100 підприємств із виробництва картону та паперу, а також виробів із них, а разом з переробниками, посередниками, монтажними, науковими й спеціалізованими торговельними організаціями їх кількість становить близько 300. В даній галузі працюють близько 30 тис. осіб. На підприємствах галузі встановлено 76 картоно- та папероробних машин. Загальна встановлена потужність картоно- й папероробних машин України сягає близько 1 млн т паперу та картону на рік.

Основною сировиною для вітчизняних підприємств галузі сьогодні є макулатура. В середньому 15-20 % від потреби підприємств або 150-200 тис. т макулатури на рік імпортується. Вітчизняні заготівельні організації не можуть задовольнити в повному обсязі потреби виробників картонно-паперової продукції в макулатурі. Динамiка заготiвлi макулатури вітчизняної та iмпорту макулатури нведено в табл. 5.2.

Таблиця 5.2 – Динамiка заготiвлi макулатури в Україні

| Вид сировини | 2001 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вiтчизняна макулатура, тис. т | 349,0 | 600,1 | 790,3 | 680,0 | 729,0 | 772,4 | 767,7 |
| Iмпорт макулатури, тис. т | 85,2 | 140,7 | 159,3 | 196,3 | 214,8 | 267,9 | 281,7 |

Виробничі потужності з випуску деревної маси, окрім ПрАТ «КПК», має лише ПАО "Рубіжанський картонно-тарний комбінат" і вони виробляють цей напівфабрикат виключно для забезпечення власних потреб.

Стан розвитку картонно-промисловості України можна оцінити за динамікою виробництва та споживання картонно-паперової продукції, яку наведено в табл.5.3.

Таблиця 5.3 – Виробництво, імпорт, експорт та споживання картонно-паперової продукції в Україні

|  | тис. т | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виробництво |  | 928,2 | 913,5 | 935,7 | 953,1 | 958,1 |
| Експорт |  | 509,9 | 514,3 | 517,2 | 562,4 | 552,8 |
| Імпорт |  | 1036,8 | 1021,7 | 1051,0 | 1014,5 | 1032,6 |
| Споживання |  | 1455,1 | 1436,8 | 1448,2 | 1486,9 | 1478,2 |

Аналіз внутрішнього ринку

Товарний портфель (асортимент товарiв та послуг): виробництво картону тарного з поверхневим вибіленим шаром з покращеними показниками якості за рахунок проведення реконструкції діючого технологічного потоку на ПрАТ «КПК».

Аналіз зовнішнього маркетингового середовища

Фактори зовнішнього макросередовища

Далі результати проведених аналізів зовнішнього макро- та мікро- маркетингових середовищ для зручності наведено в  таблицях 5.4-5.13.

Таблиця 5.4 – Фактори економічного середовища

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Збільшення ВВП | Підвищення рівня доходів | - | Здатністьнаселення купувати продукцію |
| Зниження ВВП |  | Падіння рівня доходів | Складнощі з купівлею продукції |
| Падіння нац. валюти | Імпорт та експорт | - | Підвищення реалізації продукції |
| Зростання нац. валюти | - | Імпорт та експорт | Необхідно організовувати реалізацію в межах країни. |
| Економічний потенціал країни | - | Низький потенціал; проблема з виготовленням обладнання, технічних деталей | Проводити закупівлю необхідного обладнання/деталей в країнах-партнерах |

Таблиця 5.5 – Фактори полiтико-правового середовища

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Стосунки між країнами | Продаж продукції за кордон | - | Розширення клієнтської бази. Розширення потужностей виробництва. |
| Законодавча база | Взаємодія з клієнтами | - | Деталізація ділових стосунків (виробник-споживач) |
| Воєнні конфлікти | Постачання в інші крани | - | Розширення території постачання п-ції |
|  | - | Зменшення збуту п-ції | Розширити базу збуту на ін.територіях |

Таблиця 5.6 – Фактори науково-технічного середовища

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Проведення модернізації/реконструкції | Продукція з покращеними показниками якості | - | Розширення ассортименту; модифікація пролдукції; Можливість зниження витрат |
| Впровадження нових технологій | Зниження собівартості п-ції | - | Розширення асортименту |
| Механізація | Зменшення сбівартості | Якість роботи | Контроль над якістю роботи |

Таблиця 5.7 – Фактори соціо-культурного середовища

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Конфліктні ситуації між працівниками | - | Зниження якості продукції; Порушення роботи КРМ | Виключення конфліктних ситуацій. Зосередження на якості продукції |

Таблиця 5.8 – Фактори демограяічного середовища

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Чисельність населення | Реалізація продукції | - | Більший попит-більша можливість реалізації продукції |
| Досягнення пенсійного віку працівників | Заощадження на ЗП | Питання досвідченості молодих спеціалістів | Співпраця з ВНЗ, який здійснює підготовку спеціалістів необхідного напрямку. Заохочення до працевлаштування молодих кадрів |

Таблиця 5.9 – Фактори природного середовища

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Погодні умови | - | Проблем из транспортуванням сировини/продукції | Включення в договір пунктів щодо умов поставок у випадку поганих погодних умов |
| Аварія на ТЕЦ | - | Відсутність опалення. Неможливість роботи кадрів | Автономне опалення. |

Мікромаркетингове середовище

Таблиця 5.10 – Вплив споживачів

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Прийняття споживачем рішення щодо купівлі продукці | Краща якість | - | Забезпечення продукцією високої якості за доступними цінами. |
| Ті фактори, що впливають на споживача | Соціум | - | Позитивне враження про підприємство збільшить її популярність |
|  | - | Соціум | Негативна репутація заважатиме просування продукції на ринку |
| Ціна більша за середню та завищена | - | Споживачі обиратимуть продукцію з меншою ціною | Знижки для постійниї клієнтів. |
| Торг споживачів | - | Зкидання ціни | Зменшення товарообігу або зниження вартості продукції |

Таблиця 5.11 – Вплив конкурентів

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Ціна вища, ніж у конкурентів | - | Відмова від продукції | Система знижок. |
| Модернізація, застосування новітніх технологій | - | Якісніша продукція конкурентів | Обмін досвідом з науково-дослідними інститутами. Розробка власних досліджень. Впровадження інновацій. |

Таблиця 5.12 – Вплив постачальників

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Недотримання терміну постачання | - | Невчасно виготовлена продукції | Слідкувати за календарно-плановим виробництвом |
| Сировина невідповідної якості | - | Продукція невідповідної якості | Стягнення з постачальників сировиною штрафу. Відмова від подальшої співпраці з тавими постачальниками. Якісний контроль вхідної сировини |
| Збільшення вартості за послуги | - | Підвищення цін на продукцію | Підвищення заохочення споживачів |

Таблиця 5.13 – Вплив контактних аудиторій

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Трудовий колектив | Нові ідеї | - | Вдосконалення технологічної лінії виробництва |
| Банківські служби | Отримання кредитних коштів | - | Можливість отримання матеріальної підтримки у випадку непередбачуваних фінансових проблем підприємства |
| ЗМІ | Піар | Негативна інформація | Розвивати стосунки з інформагенствами. Використання реклами |

На основі внутрішнього маркетингового аудиту було проаналізовано сильні та слабкі сторони стартап-проекту [20]. Аналіз зовнішнього середовища дозволив виявити можливості та загрози для розвитку стартапу. Результати аналізу наведено в табл.5.14.

Таблиця 5.14 – Визначення сильних та слабких характеристик ідеї проекту, а також можливості та загрози стартапу

| Сильні сторони | Можливості |
| --- | --- |
| - Покращена якість продукції; - Підготовка сировини до стану напівфабрикату безпосередньо на п-стві; - Реконструкції тех.ліній виробництва; - Продукція має сертифікат FSC; - Підвищення економічності виробництва; - Покращення системи водовикористання | - Зростання внутрішнього ринку; - Можливість модернізації КРМ; - Ретельніший вибір сировини, зокрема контроль вхідної макулатури; - Оновлення обладнання та технологій; - Підвищення рівня на світовому ринку; - Зменшення використання свіжої води; - Зниження затрат на електроенергію; - Зниження собівартості за рахунок технологічних змін; - Підвищення кваліфікації технічного та управлінського персоналу |
| Слабкі сторони | Загрози |
| - Істотна залежність від ринку споживачів; - Велика енрегоємність виробництва; - Недостатня кількість професійного кваліфікованого кадрового персоналу; - Проблеми з якістю вхідної сировини, а саме макулатури; - Зношеність технологічного обладнання; - Систематичне підняття цін на енергоносії, сировину | - Економічна й політична нестабільність країни; - Залежність від попиту; - Зменшення купівельної спроможності основних замовників (через підняття цін на сировину, еренгоносії, матеріали) |

Аналіз конкуренції на ринку

Проведено аналіз конкуренції на ринку. Результати аналізу наведено в табл. 5.15 та 5.16.

Таблиця 5.15 – Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкуренто‐ спроможною) |
| --- | --- | --- |
| - Тип конкуренції – монополістична | Важливі відмінні особливості продукції. | Розроблення продукції з покращеними показниками якості. |
| - За рівнем конкурентної боротьби ‐ національна; та згодом - міжнародна | Орієнтація на національний та міжнародний ринок. | Потрібно поширювати свою продукцію як всередині країни, так і за її межами. |
| - За галузевою ознакою ‐ внутрішньогалузева | Боротьба між товаровиробниками, які діють в одній галузі. | Використання нових технологій, проведення модернізації. |
| - Конкуренція за видами товарів: ‐ товарно‐видова | Конкуренція між видами продукції, що можуть виконувати схожі функції. | Розроблення продукції різної функціональності |
| - За характером конкурентних переваг – нецінова | На основі якості | Передбачає вищу, ніж у конкурентів надійність, якість |
| - За інтенсивністю ‐ марочна | Вплив відомих виробників | Позиціонувати якість та продукції. |

Таблиця 5.16 – Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

| Фактор конкурентоспроможності | Обґрунтування (наведення чинників, що роблять фактор для порівняння конкурентних проектів значущим) |
| --- | --- |
| Якість | Продукція сертифікована за FSC. Відповідає стандартам якості. |
| Ціна | Відповідність ціна-якість |
| Короткий термін виготовлення | Швидкі темпи виробництва, що дозволить якнайшвидше отримати продукцію |
| Надійність | Надійність продукції в цілому. |
| Екологічність | Екологічно чиста продукція |
| Унікальність позиціонування | Продукція з покращеними показниками якості внаслідок проведення реконструкції технологічного потоку виробництва |

Таблиця 5.17 – Вибiр цiльових груп потенцiйних споживачiв

| Опис профiлю цiльової групи потенцiйних клiєнтiв | Готовнiсть споживачiв сприйняти продукт | Орiєнтовний попит в межах цiльової групи (сегменту) | Iнтенсивнiсть конкуренцiї в сегментi | Простота вхо‐ ду у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фiзичнi особи (широка громадськiсть) | Готовi до переходу на картон тарний макулатурний з поверхневим вибіленим шаром з покращеними показниками якості | Потенцiйний попит є значним. | Незначна iнтенсивнiсть конкурентiв. | Ввiйти в сегмент більш-менш нескладно, оскiльки конкуренція на ринку незначна. |

Таблиця 5.18 – Визначення базової стратегiї розвитку

| Обрана альтернатива розвитку проекту | Стратегiя Охоплення ринку | Ключовi конкуренто‐ спроможнi позицiї вiд‐ повiдно до обраної альтернативи | Базова стратегiя розвитку |
| --- | --- | --- | --- |
| Виробництво картону тарного макулатурного з поверхневим вибіленим шаром після проведення реконструкції технологічної лінії на ПрАТ «КПК» | Диференцiйований маркетинг: передбачає надання продукції важливих з точки зору споживчих відмінних властивостей | Інструмент реалізації – ринкове позиціонування. Ефективний метод ведення конкурентної боротьби в межах монополістичної конкуренції. | Диференцiацiї. Успішна реалізація даної стратегії дозволить п-ству досягти більшої рентабельності виробництва. |

Таблиця 5.19 – Визначення базової стратегiї конкурентної поведiнки

| Чи є проект «першо-прохiд-цем» на ринку | Чи буде компанiя шукати нових споживачiв, або забирати iснуючих у конкурентiв? | Чи буде компанiя копiювати основнi характеристики товару конкурента, i якi? | Стратегiя конку‐ рентної поведiнки |
| --- | --- | --- | --- |
| Нi | Шукати нових споживачів. Завдяки інноваціям – є можливість виходу в лідери. | Оскiльки основна мета конкурентiв i даного проекту – забезпечення споживачів якісною продукцією, характеристики якоївідповідають основним стандартним вимогам. | Проводити реконструкцію технологічного потоку виробництва. Проводити контроль якості сировини та продукції. Впроваджувати нові технології. |

Таблиця 5.20 – Визначення стратегiї позицiонування

| Вимоги до продукції цiльової аудиторiї | Базова стратегiя розвитку | Ключовi конкуренто-спроможнi позицiї власного стартап‐ проекту | Вибiр асоцiацiй, якi мають сформувати комплексну позицiю власного проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| Якість; Відповідність ціна – якість; Вчасне отримання замовлень. | Стратегiя диференцiацiї | Економiчна технологiя виробництва картону-основи для палітурного картону. Менша цiна на готову продукцiю в порiвняннi з конкурентами. | Реконструкція потоку. Сертифікат FSC. |

На основi проведеного дослiдження, можна зробити висновок, що впровадження стартап-проекту щодо проведення реконструкції технологічного потоку з виробництва картону тарного макулатурного з поверхневим вибіленим шаром на ПрАТ «КПК» є перспективним, оскiльки модернізація дозволяє отримати продукцію з покращеними показниками якості. Також виробництво відповідає показникам економічності, технічності, технологічності, ергономічності, надійності, екологічності та безпеки.

ВИСНОВКИ

1. Запропоновано реконструкцію технологічного потоку ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» з виробництва картону тарного макулатурного продуктивністю 130 тис.т/рік з метою покращення якості картону і збільшення продуктивності, яка зокрема передбачає:

– розділення потоків підготовки листяної та хвойної целюлози поверхневого шару, що дасть можливість збільшити продуктивність;

– заміну в КРМ вакуум-формуючі пристрої на пристрої типу TopFormer F що дозволить збільшити швидкість картоноробної машини і тим самим збільшити продуктивність машини;

– заміну пресової частини, а саме звичайний двохвальний прес, зворотній та відсмоктувальний прес, на Tri-nip прес з додатковим жолобчастим валом та прес з розширеною зоною пресування фірми «Беллойт» для підвищення сухості картонного полотна перед сушильною частиною та для економії пари;

– встановлення пульсаційного млинна після гідрозбивача сухого браку.

2. Розраховано матеріальний баланс води і волокна, згідно з яким для виробництва 1 т картону тарного необхідно 727 кг макулатури марок МС-5Б-3, МС-6Б-2, МС- 7Б-1, МС- 7Б-2, МС-8В-3, МС-11В і 138 кг хвойної целюлози та 138 кг листяної целюлози та 32 631 м3 свіжої води. Вимої волокна становлять 5,2 %.

3. Передбачено раціональне використання оборотної води, яка подається на розведення маси перед центриклинерами, в гідророзбивач браку. Надлишкові води піддаються очищенню на дисковому фільтрі після чого знову можуть використовуватися у виробничому процесі.

4. Розраховано тепловий баланс виробництва картону тарного макулатурного, згідно з яким необхідно 1,3154 кг/год пари для сушки 1кг картону.

5. Наведено короткі теоретичні відомості про процеси розмелювання, формування картонного полотна, пресування, проклеювання та сушіння картону.

6. Здійснено вибір основного технологічного обладнання та наведено основні його технічні характеристики.

7. Наведено об’ємно-планувальне і конструктивне рішення будівлі цеху, загальні відомості про тип і характер виробничих будівель і споруд.

8. Проведено аналіз шкідливих і небезпечних факторів виробництва та запропоновано заходи з охорони праці працюючих і захисту навколишнього середовища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Б.В. Акулов, С.Г. Ермаков Производство бумаги и картона: Учебное пособие /Перм.гос.техн.ун-т. – Пермь, 2010. – 440 с.

2. Аким Э. Л. Мировые и российские рынки лесной и целлюлозно- бумажной продукции – тенденции взаимосвязи ЦБП и глобального финансового кризиса в 2007-2008 гг. [Текст ] / Э.Л. Аким, М.В. Коваленко // Целлюлоза. Бумага. Картон. – 2008. - № 2. – С. 3-8.

3. Примаков С.П. Технологія паперу і картону: Навчальний посібник для вузів [Текст ] / С.П. Примаков, В.А. Барбаш – К: ЕКМО, 2002. - 396 с.

4. Методичні вказівки до виконання розрахунків матеріального балансу води і волокна для студентів напряму підготовки 0513 –"Хімічна технологія" програми професійного спрямування 6.051301 "Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини" Уклад.: Плосконос В.Г., Примаков С.П., Черьопкіна Р.І., Антоненко Л.П., Мовчанюк О.М. –К : НТУУ "КПІ", 2011.– 54с.

5. Иванов С.Н. Технология бумаги [Текст ] / С.Н. Иванов – М.: Лесн. пром-сть, 1970. – 696 с.

6. Пузырев С.А. Испытание бумаги и картона [Текст ] / С.А. Пузырев – М: Лесн. пром-сть, 1996. - 309 с.

7. Жудро С.Г. Технологическое проектирование целлюлозно-бумажных предприятий. Изд. 2-е [Текст ] / С.Г. Жудро – М.: Лесн. пром-сть, 1970. – 224 с.

8. Фляте Д.М. Технология бумаги. Учебник для вузов. [Текст ] / Д.М. Фляте – М: Лесн. пром-сть, 1988. - 440 с.

9. Ткакук К.Н. Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання, доповнене та перероблене. [Текст ] / К.Н. Ткакук, М.О. Халімовський, В.В. Зацарний, Д.В. Зеркалов, Р.В. Сабарно, О.І. Полукаров, В.С. Коз'яков, Л.О. Мітюк – К.: Основа, 2006. – 448 с.

10. ЗАО «ПЕТРОЗАВОДСКМАШ» Бумагоделательное оборудование. Каталог.: Издательство «Скандинавия» , 2002.

11. Воробйов В.Д. Каталог вітчизняних засобів індивідуального захисту працівників [Текст ] / В.Д. Воробйов, М.О. Лисюк, В.Г. Миколенко, В.А. Плєтньов – Дніпропетровськ.: Зоря, 2004. –167 с.

12. Справочник бумажника. Том II. Изд. 2-е, переработанное и дополненное - М: Лесн. пром-сть, 1965. – 852 с.

13. Мазарский С. М. Оборудование целлюлозно-бумажного производства: Учебное пособие для вузов [Текст ] / С.М. Мазарский, И.З. Малинский, К. Ю. Эпштейн – М.: Лесн. пром-сть, 1968. – 456 с.

14. Макаров Г.В.. Охрана труда в химической промышленности[Текст ] Г.В. Макаров, А.Я. Васин, Л.К. Маринина, П.И. Софинский, В.А. Старобинский, Н.И. Торопов – М: Химия, 1989. – 496 с.

15. Охрана труда в машиностроении: Учебник для машиностроительных вузов/ Е.Я. Юдина, С.В. Белова – М.:Машиностроение, 1983. – 432 с.

16. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник. [Текст ] / В.Ц. Жидецький, В.С. Джигирей, О.В. Мельников – Львів: Афіша, 2000. – 350 с.