УДК 621.762

СПЛАВИ СИСТЕМИ ZrO2 – HfB2

Г.П. Кисла, к.т.н., М.О. Сисоєв, к.т.н., Б.М. Козярський, студ., П.І. Лобода, д.т.н.

Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут», Інженерно-фізичний факультет, кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

E-mail: kiparis-gpk@ukr.net

Композиційні матеріали на основі тугоплавких сполук широко використовуються у сучасній техніці, як матеріали інструментального, конструкційного і функціонального призначення. Кінцеве формування структури таких матеріалів здійснюється при температурі Т>0,6Тпл., або при температурі евтектики (у випадку отримання евтектичних сплавів), що визначає використання компонентів, які відповідають критеріям сумісності – термодинамічній, термомеханічній. Хімічна сумісність встановлюється термодинамічними розрахунками або даними про фазову будову відповідних систем. Дослідження квазібінарних сплавів з евтектичним характером діаграм плавкості є перспективним для створення функціональної, конструкційної кераміки для роботи в екстремальних умовах [1].

В даній роботі досліджені квазібінарні сплави системи ZrO2 – HfB2. Зразки із суміші порошків різного складу плавили в електронно-променевій установці «ЭЛА - 6». Температуру плавлення вимірювали з допомогою пірометра з точністю ± 50 °С. За зміною температури плавлення та мікроструктури було визначено, що діаграма плавкості має евтектичний характер. Вміст дибориду гафнію в евтектиці системи ZrO2 – HfB2 становить 17± 2,0 мас. %, а температура плавлення евтектичного сплаву - 2385 °С.

Структури сплавів наведені на рисунку 1. В евтектичному сплаві  диборид гафнію кристалізується у вигляді пластин (світла фаза на Рис. 1б).

а				б					в

Рисунок 1. - Мікроструктури сплавів системи ZrO2 – HfB2 (х1000): а – доевтектичний сплав (ZrO2 – 10%HfB2) , б – евтектичний сплав (ZrO2 – 17%HfB2), в – заевтектичний сплав (ZrO2 – 80%HfB2)

Мікротвердість сплавів ZrO2 – 10%HfB2, ZrO2 – 17%HfB2 та ZrO2 – 80%HfB2 складає 12; 15 та 26 ГПа відповідно.

- Орданьян С.С. Перспективы создания новой керамики для машиностроения // Химический журнал Армении. 2009. Т. LXII. № 5. С. 547 - 556.