НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

| «На правах рукопису» УДК 628.316.13 | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ М.Д. Гомеля «___»_____________201 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 101 Екологія

на тему: «Видалення важких та кольорових металів із води фільтруванням через гранульований карбонат кальцію»

Виконав (-ла):

студент (-ка) VI курсу, групи ЛЕ-61м

Нещерет Тетяна Сергіївна  	__________

Керівник:

проф., д.т.н., проф. Радовенчик В.М.	__________

Консультант:

__________________________________	__________

Рецензент:

_______________________________________	__________

Рецензент:

_______________________________________	__________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент (-ка) _____________

Київ – 2018 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інженерно – хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-науковою програмою

Спеціальність (спеціалізація) – 101 «Екологія»

Спеціалізація – Екологічна безпека

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ М.Д. Гомеля

«___»_____________2018 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Нещерет Тетяні Сергіївні

1. Тема дисертації «Видалення важких та кольорових металів із води фільтруванням через гранульований карбонат кальцію», науковий керівник дисертації Радовенчик В’ячеслав Михайлович, д.т.н., професор, затверджені наказом по університету від «21» березня 2018 р. №979-с

2. Термін подання студентом дисертації 14.05.2018___________________

3. Об’єкт дослідження: технології видалення із водного середовища іонів важких металів.

4. Предмет дослідження: процеси формування нерозчинних сполук важких металів в завантаженні із карбонату кальцію.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити: проаналізувати ефективності традиційних технологій видалення важких металів з водного середовища; розробити ефективну технологію очистки стічних вод з використанням карбонату кальцію; дослідити вплив різних факторів на ефективність очищення за розробленим методом.

6. Орієнтовний перелік графічного (ілюстративного) матеріалу: 1. Тема і мета магістерської дисертації, предмет та об’єкт дослідження; 2. Розчинність різних сполук важких металів та метод карбонатного осадження; 3. Схема установки; 4. Зміна характеристик води при фільтруванні через завантаження із гранульованого карбонату кальцію; 5.Залежність водневого показника вихідної води від початкового його значення при фільтруванні через карбонат кальцію 6. Вплив швидкості фільтрування розчину через завантаження із гранульованого карбонату кальцію на ефективність видалення іонів Fe2+; 7. Вплив швидкості фільтрування розчину через завантаження із гранульованого карбонату кальцію на ефективність видалення іонів Fe3+ 8. Вплив швидкості фільтрування розчину через завантаження із гранульованого карбонату кальцію на ефективність видалення іонів  Cu2+ 9. Вплив швидкості фільтрування розчину через завантаження із гранульованого карбонату кальцію на ефективність видалення іонів  Zn2+ 10. Вплив швидкості фільтрування розчину через завантаження із гранульованого карбонату кальцію на ефективність видалення іонів  Ni2+ 11. Крива залежності вихідної концентрації іонів Fe3+ від об’єму пропущеного розчину

7. Орієнтовний перелік публікацій:  1) Радовенчик В. М. Знезалізнення води фільтруванням через завантаження із карбонату кальцію. // Радовенчик В. М., д.т.н., проф., Нещерет Т. С., магістрант, Радовенчик Я. В., к.т.н., ст. викл., Іванова В.В., аспірант; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" // Вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут» Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження» Збірник наукових праць №1 (17) . – К., 2018

2) Нещерет Т.С. Видалення із вoди іoнів важких металів шляхoм фільтрування через завантаження із шматків карбoнату кальцію // Нещерет Т.C., Радoвенчик В.М // Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки. Матеріали ІІІ Міжнарoднoї наукoвo-практичнoї кoнференції cтудентів, магіcтрантів та аcпіарнтів. – Х., 2017. – С. 149-153.

3) Радoвенчик В.М. Використання завантаження із часток карбонату кальцію для видалення із води іонів важких металів/ Радoвенчик В.М Нещерет Т.C., // Проблеми екологічної безпеки : збірник тез доповідей XV Міжнародної науково-технічної конференції : 11-13 жовт. 2017 р. – Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2017. – С. 134.

4) Радoвенчик В.М. Ефективність використання завантаження із карбонату кальцію для видалення іонів важких металів із водних розчинів// Радoвенчик В.М Нещерет Т.C., // Економіка природокористування: стан, проблеми, перспективи: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. – Ірпінь: УДФСУ, 2018. С. 99-104.

5) Радoвенчик В.М. Результати фільтрування стічних вод через завантаження із шматочків карбонату кальцію// Радoвенчик В.М Нещерет Т.C., // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: Матеріали IІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції: 25-26 квіт. 2018р. – Бердянськ: УДФСУ, 2018. С. 187.

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |

9. Дата видачі завдання 01.09.2017

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формулювання наукової проблеми, вибір теми та обґрунтування її актуальності; визначення об'єкта і предмета дослідження; постановка мети і конкретних завдань; формування плану роботи | 01.09.2017 – 01.10.17 |  |
| 2 | Аналіз стану рішення проблеми за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій | 01.10.2017 – 01.11.2017 |  |
| 3 | Відпрацювання методів та методик проведення дослідження | 01.11.2017 – 01.12.2017 |  |
| 4 | Вивчення вторинного забруднення води при фільтруванні через карбонат кальцію | 01.12.2017 – 01.01.2017 |  |
| 5 | Вивчення процесу видалення іонів заліза при фільтруванні розчину через карбонат кальцію | 01.01.2017 – 01.02.2017 |  |
| 6 | Вивчення процесу видалення іонів міді при фільтруванні розчину через карбонат кальцію | 01.02.2017 – 01.03.2017 |  |
| 7 | Вивчення процесу видалення іонів цинку та нікелю при фільтруванні розчину через карбонат кальцію | 01.03.2017 – 01.04.2018 |  |
| 8 | Формулювання висновків; оцінка отриманих результатів | 01.04.2018 – 01.05.2018 |  |
| 9 | Оформлення результатів | 01.05.2018 – 12.05.2018 |  |
| 10 | 0Підготовка презентації | 12.05.2018 – 13.05.2018 |  |
| 11 | Представлення роботи до захисту | 14.05.2018 |  |

Студент 		Нещерет Т.С.

Науковий керівник дисертації	Радовенчик В.М.

РЕФЕРАТ

Магістрська дисертація:  120 стр., 30 табл, 20 рис, 68 літературних джерел.

Мета  – вивчення ефективності методу видалення важких металів шляхом фільтрування через завантаження із карбонату кальцію.

Об`єкт дослідження – тенологія видалення із водного середовища іонів важких металів.

Предмет дослідження – процеси формування нерозчинних сполук важких металів в завантаженні із карбонату кальцію.

Розглянуто сучасні технології видалення іонів металів з води, визначено переваги та недоліки традиційних методів, обґрунтовано необхідність проведення наукових досліджень з метою розробки нових технологій для очищення води.

В результаті досліджень встановлено, що фільтрування води через заванатження із карбонату кальцію супроводжується зміною рН розчину та його твердості. Водневий показник зміщується в лужну область, що сприяє гідролізу іонів металів та видаленню їх у вигляді нерозчинних сполук. При видаленні іонів заліза (ІІ), заліза (ІІІ), міді, цинку та нікелю їх залишкові концентрації тим нижчі, чим менша швидкість фільтрування та початкова концентрація в обробленій воді. Проведені дослідження показали, що для ефективного видалення іонів важких та кольорових металів необхідно або зменшувати швидкість фільтрування, або використовувати багатоступінчаті системи фільтрування. В цілому можна вважати, що метод придатний для видалення важких металів із промислових стічних вод і при відповідних умовах може забезпечувати рівні ГДК на скид в міські каналізаційні системи.

ВАЖКІ МЕТАЛИ, РЕАГЕНТНИЙ МЕТОД, ІОНООБМІННИЙ МЕТОД, СОРБЦІЙНІ МЕТОДИ, ТВЕРДІСТЬ ВОДИ,ФІЛЬТРУВАННЯ, КАРБОНАТ КАЛЬЦІЮ

ABSTRACT

Master's dissertation: 120 p., 30 tabl., 20 pic., 68 references.

The purpose of scientific-research work – is studying the efficiency of traditional methods of heavy metals removing from water environment and  development of new efficient technologies for water treatment based on a new knowledge.

Object of research – the removal technology of heavy metal ions from water environment.

Subject of research - insoluble heavy metal compounds formation in downloading from calcium carbonate.

The modern technology of removing metal ions from water had been examined, the advantages and disadvantages of traditional methods are defined, the necessity for scientific research to develop new water treatment technologies is wellgrounded.

As a result of the study, it was found that water filtration through the downloading from calcium carbonate is accompanied by changes in pH and its firmness. PH shifts into the alkali area, which promotes hydrolysis of metal ions and removing them in the form of insoluble compounds. Reseaches have shown that for effective removal ions of iron (II) and iron (III) either reduce the velosity of filtration must be reduced, or use multi-stage filtration system. In general, we can assume that the method is suitable for heavy metals removing from industrial wastewater and under appropriate conditions can provide the BAC level for a discharge into sewer system.

HEAVY METALS, REAGENT METHOD, ION EXCHANGE METHOD, SORPTION METHODS, WATER FIRMNESS, FILTERING, CALCIUM CARBONATE

РЕФЕРАТ

Магистерская диссертация: 92 стр., 30 табл., 20 рис., 68 литературных источников.

Цель – изучение эффективности метода удаления тяжелых металлов путем фильтрования через загрузку из карбоната кальция.

Объект исследования – технологии удаления из водной среды ионов тяжелых металлов.

Предмет исследования - процессы формирования нерастворимых соединений тяжелых металлов в загрузке из карбоната кальция.

Рассмотрены современные технологии удаления ионов металлов из воды, определены преимущества и недостатки традиционных методов, обоснована необходимость проведения научных исследований с целью разработки новых технологий для очистки воды.

В результате исследований установлено, что фильтрование воды через загрузку из карбоната кальция сопровождается изменением рН раствора и его твердости. Водородный показатель смещается в щелочную область, что способствует гидролизу ионов металлов и удалению их в виде нерастворимых соединений. При удалении ионов тяжелых металлов их остаточные концентрации тем ниже, чем меньше скорость фильтрации и начальная концентрация в обработанной воде. В целом можно считать, что метод пригоден для удаления тяжелых металлов из промышленных сточных вод и при соответствующих условиях может обеспечивать равные ПДК на сброс в городские канализационные системы.

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, РЕАГЕНТНЫЙ МЕТОД, ИОНООБМЕННЫЙ МЕТОД, СОРБЦИОННЫЕ МЕТОДЫ, ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ, ФИЛЬТРОВАНИЕ, КАРБОНАТ КАЛЬЦИЯ

ЗМІСТ

ВСТУП	10

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИДАЛЕННЯ ІОНІВ МЕТАЛІВ ІЗ ВОДИ	12

  - Реагентний метод	12

  - Іонобмінний метод	16

  - Електрохімічні методи	22

  - Сорбційні методи	26

  - Інші методи	31

Висновки до розділу 1	34

РОЗДІЛ 2.  ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ	35

  - Обґрунтування напрямку досліджень	35

  - Реагенти, реактиви, лабораторні установки	36

  - Методики аналізу	37

2.3.1 Методика визначення іонів заліза 	37

2.3.2 Методика визначення іонів міді	39

2.3.3 Методика визначення іонів цинку, нікелю та міді	40

  - Вивчення вторинного забруднення води при фільтруванні через карбонат кальцію	43

  - Вивчення процесу видалення іонів заліза(ІІ) при фільтруванні розчину  через карбонат кальцію	44

  - Вивчення процесу видалення іонів заліза(ІІІ) при фільтруванні розчину  через карбонат кальцію	45

  - Вивчення процесу видалення іонів міді при фільтруванні розчину  через карбонат кальцію	48

  - Вивчення процесу видалення іонів цинку при фільтруванні розчину  через карбонат кальцію	50

  - Вивчення процесу видалення іонів нікелю при фільтруванні розчину  через карбонат кальцію	53

2.10 Визначення сорбційної ємності завантаження	56

РОЗДІЛ 3.  ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ	60

Висновки до розділу 3	75

РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ	76

  - Розробка та обґрунтування стартап-проекту	76

  - Аналіз маркетингового середовища проекту	77

  - Формулювання управлінської проблем	82

Висновки до розділу 4	86

ВИСНОВКИ 	87

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 	89

ДОДАТОК А  ОПУБЛІКОВАНІ НАУКОВІ ПРАЦІ	97

ВСТУП

Проблема розробки ефективних технологій видалення іонів важких металів з природних та стічних вод на теперішній час є надзвичайно актуальною. В даний час в числі основних і небезпечних забруднювачів об'єктів навколишнього середовища, зокрема водного середовища, в великих індустріальних центрах все частіше розглядають хімічні елементи з атомною масою понад  50 і їх з'єднання - це солі (або іони) важких металів. Ці сполуки утворюють значну групу токсикантів, які визначають антропогенний вплив на екологічну структуру довкілля та на саму людину. Це пов'язано з усе більш інтенсивно зростаючими масштабами виробництва із застосування важких металів, їх високою токсичністю, властивістю накопичуватися в організмі людини та здійснювати шкідливий вплив навіть у порівняно невеликих концентраціях.

До важких металів відносять більше сорока хімічних елементів з відносною щільністю понад 6 г/см3. В даний час з них пріоритетними забруднювачами визнані ртуть, свинець, залізо кадмій, миш'як, мідь, ванадій, олово, цинк, молібден, кобальт, нікель та ін. Небезпека забруднення середовища важкими металами пояснюється тим, що вони довговічні, бо на відміну від органічних забруднювачів вони не руйнуються, а лише переходять з однієї форми існування в іншу. Важкі метали надходять в організм людини і тварин в основному з рослинною їжею, повітрям і водою. При недостатньому очищенню стічних вод іони важких металів, потрапляючи в водойми і підземні горизонти, негативно впливають на живі організми та рослинність, накопичуються в них. Ось чому проблема очищення промислових стоків і підготовки води для технічних і господарсько-питних цілей з кожним роком набуває все більшого значення.

У вітчизняній та зарубіжній технічній літературі є ряд публікацій за технологією очищення стічних вод від іонів важких металів.

Характерною особливістю багатьох категорій промислових стічних вод металургійних, радіотехнічних, гальванічних та інших виробництв є підвищена концентрація іонів заліза, міді, цинку, нікелю та ін.., які в основному знаходяться у двовалентному стані. Крім того, концентрація іонів може коливатись у широких межах, що утруднює встановлення оптимальних параметрів очищення стічної води.

Вимоги по вмісту заліза, міді, цинку, нікелю до очищених стічних вод при їх скиді в системи комунальної каналізації або водоймища коливаються в межах від 0,1 до 1,0 мг/дм3, що потребує розробки відповідних технологічних схем для вилучення іонів цих важких металів, як одних з основних забруднюючих компонентів.

РОЗДІЛ 1

сучасні технології видаення іонів металів із води

Виробничі стічні води, забруднені солями важких металів, утворюються при хімічній, електрохімічній, а також при окремих видах механічної обробки металів та їх сплавів. Виробництва, пов’язані тільки з хімічною та електрохімічною обробкою металів та їх сплавів, в тому числі гальванічні, діють в Україні більше як на тисячі підприємств різних галузей промисловості. Найбільша частка з яких припадає на машинобудівну, приладобудівну, металообробну, чорну та кольорову металургії. Стічні води вище наведених виробництв є одними з найбільш поширених видів промислових стічних вод як в нашій державі, так і за кордоном.

В даний час відомі понад двадцять способів очистки стоків від важких металів. Вибір відповідного методу очищення залежить від багатьох факторів. Найбільш широке застосування на практиці, знайшли такі методи, як реагентний, сорбційний, іонообмінний, електрохімічні, гальванокоагуляція тощо [1].

  - Реагентний метод

Основним методом видалення іонів важких металів із стічних вод вважається  реагентний метод, який ґрунтується на нейтралізації та осадженні металів у формі гідроксидів з подальшим утворенням мінеральних шламів [1]. Як зазначається в роботі [2] утилізація шламів, які неминуче утворюються при реагентній очистці стічних вод є серйозною проблемою та недоліком методу. В зв’язку з цим необхідний новий підхід до застосування даного методу, який буде засновано на фізико-хімічному аналізі ряду раніше неврахованих факторів. Крім того авторами [2] розглянуто вплив водневого показника середовища на ефективність видалення важких металів та наведено результати, які підтверджують, що осадження гідроксидів важких металів в одному інтервалі рН практично неможливе. Як вирішення проблеми запропоновано збільшити кількість потоків (до чотирьох) в залежності від значень рН.

У тих випадках, коли стічні води містять речовини, які легко відновлюються, використовуються методи відновного очищення. Ці методи часто застосовуються для видалення із стічних вод сполук хрому, ртуті, миш'яку, заліза [1].

Як реагенти для видалення іонів заліза найчастіше використовують хлор, хлорат кальцію (хлорне вапно), перманганат калію, озон, оксид кальцію (вапно), карбонат натрію (соду) і ін. При цьому реагенти дозовано додаються у воду перед освітлювачами або відстійниками [1, 3].

При цьому при взаємодії з хлором протікає реакція (1):

Fe(HCO3)2 + Cl2 + Ca(HCO3)2 = 2Fe(OH)↓ + CaCl2 + 6CO2↑                    (1)

Швидкість цієї реакції збільшується з підвищенням рН. Окислення двовалентного заліза перманганатом калію проходить за рівнянням (2):

Fe(HCO3)2 + KMnO4 + 2H2O = 3Fe(OH)3 + MnO2 + 5CO2 + KHCO3        (2)

Якщо залізо міститься у воді у вигляді органічних сполук або колоїдних частинок, застосовують озонування. При цьому як вказано у [1,4] на одну масову частку заліза потрібно одна масова частина озону.

Відомо, що хімічні властивості іонів заліза(ІІ) і заліза(ІІІ) та їх гідроксидів розрізняються. Так, повне осадження заліза(ІІ) у вигляді гідроксиду протікає  при  величині  рН  більше  9,7,  а  заліза(ІІІ)  при  величині  рН  більше  4,1.  Крім  того, пластівці Fe(OH)2 більш розчинні у воді, ніж Fe(OH)3 [1,3]. Тому  повне  вилучення  заліза(ІІ) безпосереднім  осадженням  за  рахунок підвищення  рН  є  нераціональним,  оскільки  потрібно  застосовувати  надлишкову  кількість лужного реагенту, що однак не дає можливості досягти потрібного ступеня очистки води від заліза у порівнянні з осадженням у вигляді Fe(OH)3 [3].

Реагентні методи видалення з води заліза використовують при низьких значеннях рН, високій окислюваності, нестабільності води. При цьому для сірчанокислого або карбонатного заліза, або комплексних залізорганічних з’єднань, рекомендуються наступні методи: при концентрації до 10 і перманганатній окисльованості до 15 мгО/дм3 – фільтрування через модифіковану засипку; при концентрації 15 і перманганатній окисльованості до 15 мгО/дм3 – спрощена аерація, обробка муловим окислювачем і фільтрування через зернисту засипку великої брудомісткості; при концентрації понад 10 і перманганатній окислюваності понад 15 мгО/дм3 –  попереднє вапнування з коагулюванням або напірна флотація і фільтруванням, або вапнування з коагулюванням або відстоювання в тонкому шарі і фільтрування; при такій же якості вихідної води та продуктивності установки знезалізнення до 1000 м/добу – електрокоагуляція з барботуванням, відстоювання в тонкому шарі і фільтрування [4].

Можливий пропуск води через завислий шар високодисперсної суспензії крейди та гідроокису алюмінію. Солі заліза переводяться крейдою у карбонат заліза. Реакції, що відбуваються описано у рівняннях (3,4,5) [5]:

FeSO4 + CaCO3 = FeCO3 + CaSO4                                                                                                        (3)

Який гідролізується у гідроокис двовалентного заліза:

FeCO3 + 2Н2О = Fe(OH)2 + H2CO3                                                                   (4)

Після чого  двовалентне залізо окислюється у тривалентне:

Загалом ці рівняння можна подати як:

4СаСО3 + 4FeSO4 + 6Н2О + О2 = Fe(OH)3 + 4CaSO4 + 4СО2                        (5)

При цьому гідроокис заліза(ІІІ) затримується фільтром.

У роботі [5] авторами зазначається закономірність – при більших значеннях мольного співвідношення Fe/Ме перший проскок значень рН пов'язаний не тільки з осадженням гідроксиду заліза, а й із залученням до цього процесу іонів іншого металу.

Хром (VI), що міститься в промислових стоках, відновлюють до хрому (III) з подальшим осадженням його в лужному середовищі у формі гідроксиду 3Cr(OH). Як відновники використовують активоване вугілля, органічні відходи (наприклад, газетний папір), сульфат заліза FeSO4, гідросульфіт натрію NaHSO3, діоксид сірки 2SO, водень [6].

Ртуть неорганічних сполуки, що містяться в стічних водах, порівняно легко відновлюється до металевої, яка потім виділяється відстоюванням, фільтруванням або флотацією. Як відновлювачі при уловлюванні ртуті застосовують сульфід заліза FeS, гідросульфіт натрію NaHSO3, порошкоподібне залізо, алюмінієву пудру, сірководень. Органічні сполуки ртуті спочатку руйнують за допомогою сильних окисників, а потім відновлюють її катіони: Hg2+ до Hg [3,7].

Фтормісткі стоки утворюються в процесі травлення легованих сталей і сплавів розчинами плавикової кислоти (при цьому часто використовується суміш азотної з іншими мінеральними кислотами). Для досягнення ГДК по фтору, для скидання в каналізацію такі стоки виділяють і піддають локальній очистці. Очистку стоків від простих фторидів здійснюють переведенням фторидіонiв в малорозчинні у воді сполуки, що випадають в осад. Для цього додають в першу чергу гідроксид кальцію (вапняне молоко) і розчинні у воді солі кальцію, наприклад, CaCl2 (хлорид кальцію). Процес може відбувається в одний або кілька етапів, з підігрівом до 70-800 ̊ С або без підігріву, а також за допомогою добавок сульфату алюмінію [ 5, 7].

Для осадження іонів важких металів крім вапняного молока застосовують розчини їдкого натру і соди. Але дозування їдкого натру треба виробляти при строгому контролі рН оброблюваного стоку, щоб не створювалися умови для розчинення амфотерних гідроксидів. При дії соди на стічні води, що містять Zn, Pb, Cu, Cd, внаслідок гідролітичного розкладання карбонатів утворюються основні карбонати. Склад основних карбонатів залежить від умов реакцій (t  ̊С, концентрації, величини рН та ін). Осади (при обробці содою) ущільнюються гірше, ніж при обробці вапном, так як коагулюючі властивості соди слабкіші. Крім того, іншим недоліком є висока вартість соди та їдкого натру [1,7].

Для нейтралізації кислих стоків і осадження іонів важких металів застосовують виробничі відходи: карбідний шлам, ферохромовий шлак, стоки гідрозоловидалення ТЕЦ, вапняно-карбонатний шлам та ін.

Як зазначено в роботі [8] практично в усіх випадках має місце утворення основних солей, і лише для солей нікелю (ІІ) та заліза (ІІІ) осадження закінчується співвідношенням ОН/Ме близько 2/3, що вказує в основному на утворення гідроксидів металів.

Варто зазначити, що реагентний метод не є ефективним для очистки вод від іонів всіх важких металів. Так, авторами [9] описано неефективність використання реагентного методу для нікельвмісних стічних вод.

  - Іонообмінний метод

Процес іонного обміну використовують для очищення стічних вод від багатьох органічних і неорганічних сполук, а також від катіонів кольорових металів. При хімічному очищенні стоків від катіонів кольорових металів за допомогою подачі вапна або їдкого натру і осадження у вигляді гідратів оксидів не завжди вдається очистити стоки повністю. Крім того, осадження гідратів оксидів вимагає суворого дотримання визначених значень рН стоків. Недоліками хімічного способу очищення стоків є значні витрати вапна і великі обсяги отриманих осадів гідратів оксидів металів. Використання більш досконалих процесів іонного обміну дозволяє практично повністю виділити зі стічних вод катіони кольорових металів та утилізувати отримані метали [1,5].

Особливістю іонообмінного методу очищення стічних вод є можливість очищення до будь-якого ступеня та утилізація цінних компонентів, що виділяються зі стічних вод [1].

Найбільш розповсюдженого застосування при іонному обміні одержали синтетичні іонообмінні нерозчинні у воді смоли – іоніти (катіоніти й аніоніти). Катіоніти – іоніти, у яких протиіони мають кислотний характер, тобто обмінюють іони водню на інші катіони. Аніоніти – іоніти, у яких протиіони мають лужний характер, тобто обмінюють гідроксильні іони лугу або аніони солей на інші аніони [1,3].

При іонообмінному очищенні стічних вод широке застосування знайшли сильнокислотні сульфокатіоніти КУ-1 та КУ-2, слабокислотний карбоксильний катіоніт КБ-4, аніоніти ЕДЕ-10П і АВ-17.

У стічних водах звичайно містяться різні катіони кольорових металів, тому за таких умов важливе значення має селективність поглинання катіонів іонітами. Так, при іонному обміні на сульфокатіоніті КУ-2 за енергією витиснення іони розташовуються в нступній послідовності: H+<Mg2+<Zn2+<Co2+<Cu2+<Cd2+<Ni2+<Ca2+<Sr2+<Pb2+ [3].

Iонообмінне очищення ціанистих стоків дозволяє утилізувати кольорові та благородні метали у вигляді товарної продукції. Для вилучення благородних металів і очищення стоків їх спершу пропускають через фільтри з активованим вугіллям. Фільтрат вугільних фільтрів після вилучення золота і срібла подається в іонітові фільтри для вилучення міді та цинку. Сорбентом в іонітових фільтрах слугує аніонообмінна смола марки АВ-17 [3].

Іонообмінна сорбція – це фізико-хімічний процес обміну між іонами, що знаходяться в розчині, та іонами, присутніми на поверхні твердої фази –  іоніту. Застосовують цей метод для глибокого очищення виробничих стічних вод від іонів цинку, міді, хрому, нікелю, свинцю, ртуті, кадмію, ванадію, марганцю, урану і ін.. [4, 6, 7, 10,  12, 13].

Стічні води, що подаються на установку, не повинні містити: солей –  понад 3000 мг/дм3; зважених речовин – понад 8 мг/дм3; ХСК не повинна перевищувати 8 мг/дм3 [14].

У процесах водоочистки використовують природні і синтетичні іоніти, найбільше практичне застосування знайшли синтетичні іонообмінні смоли [1].

Цей метод широко застосовується в промисловості як на Україні, так і за кордоном для водопідготовки, вилучення радіоактивних елементів з вод і рудних пульп та ін.

У загальному вигляді реакції іонного обміну при контакті з катіонітом протікають за схемою описаною рівняннями (6) та (7):

n[K]H + Men+ ↔ [K]n Me+ nH+                                                                   (6)

n(Na[K]) + Men+ ↔ [K]nMe + nNa+                                                                                               (7)

де [K] – радикал, «скелет», матриця катiонiта; Me – катіон металу, що видаляється; n – валентність металу.

При контакті з аніонітами за схемою описаною рівняннями (8) та (9):

m[A]OH + Am ↔ [A]mA + OH-                                                                   (8)

2[A]OH + H2SO4 ↔ [A]2SO4 + 2H2O                                                          (9)

де [A] –  складний комплекс органічного аніоніта, каркас, матриця; m – валентність аніона.

На ринку України з'явилися нові іонообмінні матеріали іноземних виробників для комплексної очистки стічних і природних вод, недоліком яких при всіх їх позитивних властивостях є висока вартість. Разом з тим, на українському підприємстві ДП «Смоли» постійно проводяться роботи по створенню нових марок ефективних сорбентів для очищення стічних вод від іонів важких металів, які не поступаються за своїми властивостями іноземним аналогам. На підприємстві в промисловому масштабі освоєно випуск нових різних слабокислотних катіонітів: КМ-2п, СГ-1М, КМА та ін. Всі перераховані катіоніти крім процесів водопідготовки можуть бути успішно використані для очищення стічних вод від солей заліза, міді, ртуті та інших з'єднань (табл. 1.1).

Таблиця 1.1 – Іонобмінні матеріали вітчизняного виробництва

| Марка | Матриця, функціональна група | Призначення |
| --- | --- | --- |
| Катіоніти |  |  |
| СГ-1М1 слабокислотний | Полі акрилова матриця, що містить карбоксильні групи | Для видалення карбонатної лужності |
| КМ-1-2п-1 слабокислотний | На основі сополімеру акрилонітрила і дивенілбензолу, що містять карбоксильні групи | Водопідготовка, водоочистка, гідрометалургія |
| КМА слабокислотний | На основі сополімеру метил акрилату і дивинілбензолу, що містять карбоксильні групи | Водопідготовка, водоочистка, гідрометалургія |
| КСМ-2 сильнокислотний макропористий | На основі сополімеру стиролу з дивинілбензолом, що містить сульфогрупу | Пом’якшення і знесолення, розділення і виділення кольорових і рідкісних металів, в каталітичних процесах, очистка стічних вод |
| КМ-2п слабко кислотний макропористий | На основі сополімеру акрилонітрилу з дивинілбензолом, що містить карбоксильні групи | Пом’якшення і знесолення в гідрометалургії, для вилучення заліза і інших металів з розчинів пульп, для розділення речовин в хімічній промисловості, очистка стічних вод |

Продовження Табл. 1.1 – Іонобмінні матеріали вітчизняного виробництва

| СГ-1М слабо кислотний макропористий | Полі акрилова матриця, що містить карбоксильні групи | Аналогічно до попереднього |
| --- | --- | --- |
| КУ-2-8 сильнокислотний гелевий | Сополімер стиролу і дивенілбензолу, сульфогрупа | Водопідготовка, очистка стічних вод, розділення і виділення металів в гідрометалургії |
| Аніоніти |  |  |
| АНС слабо основна макропориста | Стиролдивенілбензол з третинними аміногрупами | Водопідготовка, водоочистка, переробка розчинів пульп в гідрометалургії |
| АМН-2 слабоосновна макропориста | Стиролдивенілбензол з третинними аміногрупами | Переробка розчинів пульп в гідрометалургії |
| АМ-8 | Сополімер стилору і дивинілбензолу з бензилтриметаламонієвими групами | Водопідготовка, вилучення, розділення і концентрування аніонних комплексів різних металів |
| АМ сильно основний гелевий | Сополімер стилору і дивинілбензолу з бензилтриметаламонієвими групами | В гідрометалургії із сірчанокислих і карбонатних розчинів, очистка стічних вод |
| АМП сильно кислотний гелевий | Сополімер стиролу і дивенілбензолу з бензилпіридієвими групами | Очистка стічних вод, очистка нікелевих електролітів від цинку |

Продовження Табл. 1.1 – Іонобмінні матеріали вітчизняного виробництва

| АМН-2 | Стиролдивенілбензол з третинними аміногрупами | Переробка розчинів пульп в гідрометалургії |
| --- | --- | --- |
| АМ-8 | Сополімер стилору і дивинілбензолу з бензилтриметаламонієвими групами | Вилучення, розділення і концентрування аніонних комплексів різних металів, очистка стічних і оборотних вод |
| АМ сильно основний гелевий | Сополімер стилору і дивинілбензолу з бензилтриметаламонієвими групами | В гідрометалургії із сірчанокислих і карбонатних розчинів, очистка стічних вод |
| АМП сильно кислотний гелевий | Сополімер стиролу і дивенілбензолу з бензилпіридієвими групами | Очистка стічних і оборотних вод, очистка нікелевих електролітів від цинку |
| АМ-п | Сополімер стилору і дивенілбензолу з бензилтриметиламонієвими групами | Для очистки промислових стоків від ціанідів і органічних речовин, демінералізація вод |
| Поролас-Т, іоноген ний сорбент | Отримується суспензійною полімеризацією дивенілбензолу і присутності піноутворювача, з наступним кондиціонуванням | Очистка стічних вод і газових викидів від органічних забрудників |

Проте, використання для очищення води від заліза методу іонного обміну неможливо внаслідок низької рухливості іонів заліза, а також утворення в фазі іоніту малорухомих гідроксокомплексів, що викликає «отруєння» сорбенту [3, 14].

  - Електрохімічні методи

При електричному методі очищення стічних вод відбувається або руйнування шкідливих речовин окисненням їх на аноді, або вилучення металів зі стічних вод відкладенням їх на електродах. Електрохімічне анодне окиснення стоків дозволяє поряд із зневодненням здійснити регенерацію цінних компонентів.

Електрохімічний метод окиснення часто застосовується в поєднанні з електролітичною флотацією гідрату оксиду міді та інших металів. Так, наприклад, сполуки шестивалентного хрому високотоксичні, їхнє знешкодження здійснюють у дві стадії. Спочатку Cr6+ відновлюють до Cr3+, а потім виконують осадження тривалентного хрому у вигляді гідроксиду. Як відновники іонів Cr6+ до Cr3+ використовують сірчистий газ, сульфіт і бісульфіт натрію, сірчанокисле залізо[3].

Метод електрокоагуляційного очищення стічних вод від хрому полягає у відновленні шестивалентного хрому до тривалентного в процесі електролізу оброблюваної води з використанням сталевих електродів. Процес очищення здійснюється таким чином: вода через завантажувальний карман надходить у міжелектродний простір ванни-коагулятора, футерованої вініпластом. Блок електродів являє собою набір сталевих пластин, зібраних у вигляді пакетів. Електроди через один підключаються до позитивної і негативної шин джерела постійного струму (напругою 6-12 В); тривалість обробки складає 15 – 20 хв. За допомогою цього методу можна вилучати катіони міді, нікелю, цинку, свинцю та інших металів. Вилучення міді здійснюється способом електролізу, при цьому мідь виділяється на мідному катоді, а анод виготовляється з графіту. На катоді осаджується 60–70 %  міді, а інша частина випадає у ванні в осад у вигляді Cu(OH)2CO3 або CuCN. Електрохімічний метод слід застосовувати при концентрації ціанідів у стічних водах не менше 200 мг/л [7]. Електрохімічний метод вимагає великих витрат електроенергії, що обмежує його застосування [15].

Дослідження по електрохімічної очищення води розвивалися в трьох основних напрямках: електродіаліз, електрофільтровання і електроліз [16].

Пропускання (електроліз) змінного або постійного електричного струму через стічні води з допомогою електродів (цілих або засипних) істотно змінює фізико-хімічні властивості середовища: знижуються в'якість і поверхневий натяг, підвищується відносна летючість речовин, швидкість осадження твердих частинок, швидкість розшаровування рідких фаз, руйнуються різні асоціати в розчинах, прискорюються процеси розчинення, електрокоагуляції і електродесорбції [4,16]. На катоді відбувається виділення газоподібного водню, розряд розчинених у воді іонів металів з утворенням катодних осадів відповідних металів, відновлення деяких присутніх в воді іонів і органічних речовин з утворенням нових речовин і іонів. На анодах, виготовлених з матеріалів, що не піддаються електролітичному розчиненню, в залежності від складу стічних вод і умов електролізу виділяються кисень і галогени, окислюються деякі присутні в стоках іони і органічні речовини з утворенням нових речовин і іонів. При використанні анодів з заліза (сталевих), алюмінію і деяких інших металів відбувається їх електролітичне розчинення і перехід в стічну воду іонів металів [18-22].  Катоди: молібден, сплав вольфраму з залізом або нікелем, графіт, нержавіюча сталь; метали, покриті молібденом, вольфрамом або їх сплавами. Аноди: це зазвичай електрохімічних розчинні матеріали (сталь, алюміній, магнетит) графіт, двоокис свинцю, марганцю, які наносяться на титанову основу [20].

Електродіалізом називають процес перенесення іонів через мембрану під дією прикладеного до неї електричного поля. Для очищення стічних вод методом електродіаліз використовують хімічно активні іонітові мембрани. Процеси анодного окислення розроблені для очищення стічних вод від ціанідів, амінів і ін. сполук.

З метою підвищення електропровідності стічних вод, зниження витрат електроенергії, а також інтенсифікація процесу окислення ціанідів до стоків попередньо додають мінеральні солі (NaCl та ін.). Очищення від хрому полягає у відновленні біхромат- і хроматіонів іонами Fe2+, що утворюються при електролітичному розчиненні сталевих анодів, а також гідрозакиссю заліза 2Fe(OH), що утворюється в  воді при взаємодії Fe2+ і  OH- іонів при     pH ≥ 5,5. Крім того, відбувається відновлення Cr6+ в результаті катодних електрохімічних процесів [21].

Проектування і розрахунок електрохімічних установок виробляють з літератури [1, 10, 23].  Для вилучення золота і срібла, а також нікелю та міді використовують в якості катодного матеріалу углеграфітне волокно, яке потім спалюється для одержання металів в чистому вигляді.

Метод електрокоагуляції досить широко поширений на Україні і за кордоном для очищення стічних вод від шестивалентного хрому і іонів важких металів (міді, цинку, нікелю, кадмію).

У цьому числі застосовують електрокоагулятори зі сталевими електродами, а для очищення олійних стічних вод – з алюмінієвими електродам. Метод електродіалізу також знайшов широке застосування на Україні і за кордоном для видалення з стічних вод мінеральних солей, в тому числі солей важких металів. У електродіалізаторах найбільш розповсюджені гетерогенні іонітові мембрани. Поміщена в електротролітічну ванну мембрана діє як своєрідний іонобмінний фільтр, пропускаючи через себе з однієї камери в іншу лише ті іони, знак заряду яких збігається зі знаком заряду рухливих (обмінних) іонів іонообмінної смоли, з якої виготовлена ​​мембрана. Розрізняють два типи іонітових мембран: катіонітові і аніонітові. Перші способи пропускати через себе лише катіони, інші – аніони. Процес очищення стічних вод здійснюється в електродіалізаторах як в багатокамерних апаратах [7, 10, 11], описана можливість знесолення розчинів сульфату нікелю та ін. Замість цільних пластинчастих електродів можливе застосування засипних анодів – дробленої сталевий алюмінієвої або мідної стружки. Електрофлотокоагуляція поєднує в собі елементи комплексного віз дії на воду електричного поля: освіти коагулянту, адсорбування забруднень і видалення їх з бульбашками електролітних газів на поверхню [22].

Поєднання мембранних методів і електролізу дозволило розробити технологію і установку для локального очищення промивних вод ліній гальванічних виробництв з утилізацією важких металів. Видалення іонів важких металів відбувається з ванни уловлювання до такої міри, щоб концентрація їх у ванні проточною промивки не перевищувало ГДК. Після насичення колона з сорбентом  відводиться на регенерацію, а інша колона підключається на сорбцію. Регенераційний розчин неперервно циркулює через колону  і мембранний електролізер , в якому відбувається виділення металу на катоді. В результаті протікання електродних реакцій на катоді виділяється метал, на аноді – кислота, яку можна використовувати для регенерації сорбенту. Аноди електролізера виготовляють зі свинцю. Електролізер футерують кислотостійкими матеріалами (полівінілхлоридом, поліпропіленом і ін.). Для міді, цинку і кадмію застосовують прості електролізери ящикового типу, в які окремо завішують аноди і катоди [23].

Переваги розробленої технології: іони важких металів (міді, нікелю, цинку, кадмію та ін.) видаляють безпосередньо у ванні уловлювання;  метал витягують в чистому компактному вигляді, придатному для виготовлення анодів гальванічних ванн; не утворюються шлами та інші неутилізовані продукти; економиться вода на промивку; встановлена ​​потужність не перевищує 2 кВт год;  обладнання просте у виготовленні і експлуатації. Нова технологія не тільки оберігає стічні води від забруднення кольоровими металами, але повертає їх у виробництво [24].

До загальних переваг електро-хімічних методів  можна віднести: меншу потреба в виробничих площах, автоматизація технологічного процесу, витяг зі стоків багатьох цінних продуктів, доочищення для створення оборотного циклу, значне спрощення схеми і експлуатації установок, не відбувається збільшення сольового складу очищених стічних вод [3,23].

  - Сорбційні методи

Для глибокого очищення стічних вод від розчинних органічних і неорганічних забруднюючих речовин, в тому числі і від іонів важких металів, використовують метод сорбції, ефективність якого коливається від 80% до 99,5% в залежності від хімічної природи адсорбенту, величини адсорбуючої поверхні, структури і властивостей забруднюючих речовин і т.д. [4, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28]. Воду, що очищається пропускають через фільтр, завантажений сорбентом (динамічна адсорбція), або просто додають в неї подрібнений сорбент, а після його насичення забруднюючими речовинами відокремлюють сорбент від очищеної води відстоюванням або фільтрацією (статична адсорбція). Як адсорбенти застосовують синтетичні сорбенти (активне вугілля, вуглецеві волокнисті матеріали, відходи виробництв і ін.) та  сорбенти природного походження (глинисті породи, діатоміти, туфи і ін). Цей метод знайшов широке застосування для доочищення стічних вод від іонів важких металів на Україні і за кордоном, він має свої переваги і недоліки. Основні труднощі при застосуванні сорбційної очистки стічних вод – це десорбція забруднень. Ця проблема сьогодні вимагає до себе підвищеної уваги фахівців [29].

Сорбційні методи використовують для видалення розчинених домішок, як кінцеву стадію після механічного або більш дешевого методу очистки. Одним із найпоширеніших сорбентів є активоване вугілля. Його використовують в якості фільтруючого завантаження, або вводять у порошкоподібному вигляді. Для постійної сорбційної обробки води використовують гранульоване вугілля, яке можна регенерувати. Також застосовують сорбенти природного, та штучного походження. Найбільш поширеними є фосфати металів, таких, як цирконій, хром, титан, залізо, торій, неорганічні іоніти [30].

У роботі [31] досліджено процес видалення магнію, кальцію, калію та натрію з води, за допомогою сорбентів, що отримують шляхом піролізу осадів стічних вод при температурі 450 та 650 ̊С (Agc – I, Agc – II). При промиванні  Agc – II розчином азотної кислоти отримують Agc – IIІ. Їх використання зменшує ефективність видалення металів. Найбільш ефективно вилучається магній, потім кальцій, натрій та калій. При цьому спостерігається залежність від рН середовища. Вилуговування металів з поверхні сорбентів зменшується з підвищенням температури піролізу осаду.

Останнім часом досить широко сорбційні методи використовують для вилучення із стічних вод важких металів. Для цього найчастіше використовують природний цеоліт. У роботі [32] для отримання цеоліту, шляхом лужної геотермальної активації гідроксидом натрію, при температурі 160 ̊ С, використовували побічний продукт виробництва сланцевого дьогтю – золу. Процес проводили у закритому реакторі. Адсорбційна здатність склала: для свинцю – 70,58 мг, кадмію – 95,6 г на 1 г сорбенту. Вихідна концентрація іонів – 100 мг/дм3. Також досліджено бентоніт, який містить на поверхні групи полі акрилової кислоти. Встановлено, що він краще вилучає іони міді(ІІ) у порівняні з природним мінералом. Може використовуватися замість промислових марок сорбентів.

Авторами [33] було досліджено процес вилучення міді, за допомогою адсорбції. Вивчено швидкість, тривалість процесу, дози адсорбенту, концентрації металу. При концентрації Cu2+  300 мг/дм3, температурі − 13 ̊ С та рН = 5, максимальний ступінь вилучення міді при використанні цеоліту спостерігався, при співвідношенні 2,67 г до 100 см3. Тривалість процесу 20 хв. При використанні золи: 10,66 г до 100 см3 − 60 хв.

Застосовуючи гранульоване активоване вугілля, його сорбційна ємність зростала по відношенню до кадмію (ІІ) та міді (ІІ), при нанесенні на поверхню оксиду марганцю. Сорбція міді відбувається краще. Наявність іонів Cd2+ мало впливає на сорбцію Cu2+. Сорбційна здатність по кадмію – 27,8 мг/г сорбенту,  міді – 86 мг/г [34].

У роботі [35] для видалення міді використовували монодисперсне активоване вугілля, з функціональними аміногрупами. Отримані шляхом електрофільного ароматичного заміщення нітрогруп на ароматичній основі, з подальшим відновленням NO2 до NH2.

Авторами [36] досліджено вилучення нікелю, цинку, міді, плюмбуму та кадмію із виробничих стічних вод, з використанням мінерально – вугільних сорбентів. Мінеральна складова становить 86 – 92 %, питома поверхня   62 − 220 м2/г, діаметр пор – 3,7 – 4,9 нм. Дослідження проводили з використанням адсорберів, довжиною – 100 см, діаметром – 12 см, об’ємом шару – 10 або 20 дм3. Ступінь вилучення цинку, нікелю, міді та купруму складає 94,7 – 99,8 %, плюмбуму – 68,2 %. Найбільш ефективним є матеріал з мінеральною складовою 86%, питомою поверхнею – 100 м2/г, розміром пор – 4,9 нм, при рН ≈ 9. Підвищити властивості сорбенту можна шляхом модифікації лугом або сполуками сірки.

У роботі [37] досліджено процеси сорбції іонів Cd (II), Hg (II), Pb (II),      Zn (II), за допомогою сорбента АБЗ, що отримують з бурого вугілля. Визначено оптимальний режим процесу сорбції вуглецевим сорбентом [38, 39]. Розроблено технологію очищення стічних вод від металів, за допомогою вугільного адсорбенту. Досягнуто зниження вмісту іонів ртуті, до санітарно – гігієнічних норм.

Досліджено залежність початкової концентрації іонів від кількості сорбенту та рН розчину, на процес сорбції нікелю за допомогою тирси деревини [40]. Максимальний ступінь видалення нікелю спостерігався через годину. Процес сорбції зростає при рН = 2-5.

Для очищення хромвмісних стічних вод, авторами [41] запропоновано використовувати сорбент фосфольованої деревини. Цей метод дозволяє об’єднати процес відновлення іонів біхромату, та видалення іонів хрому (ІІІ) з водних розчинів електролітів, в одну стадію. Процес видалення Cr (IV) можливий за рахунок взаємодії іону з фосфатними групами, на поверхні адсорбенту.

У роботі [42] в якості сорбенту для видалення важких металів із стічних вод використовували природні матеріали, такі як тирса деревини та торф. Вони найбільш ефективні при використанні багато компонентних сумішей іонів Zn2+ та Ni2+. Ступінь вилучення – 70 %. Селективність змінюється в ряду: для тирси – Zn2+ > Ni2+ > Cr2+ > Cu2+; торфу − Ni2+ > Zn2+ > Cu2+ > Cr2+. Сорбційна ємність залежить від хімічної будови речовини.

Також розроблена технологія виробництва фітосорбентів. Їх використовують для складних, багато компонентних сумішей. Відомі ФС – 761, ФС – 745, ФС – 728, які є ефективними при видаленні Со, Sr, Cs, Be, Pu, Am, Ni, Cu, Cr (III) [42].

Авторами [43] розроблені сорбенти, для поглинання з розчинів важких металів, на основі силікатів, з подальшою модифікацією полі фосфатами. Вони мають високу сорбційну ємність і селективність по відношенню до хрому, нікелю та кобальту.

У роботі [44] досліджено неорганічні сорбенти на основі фосфату титану, у вигляді гранул сферичної форми. Цей неорганічний полімер має високу термічну стабільність, є нерозчинним у органічних розчинниках, стійкий до окислювачів та мінеральних кислот, є нестійким до лугів. Наявність функціональних фосфатних груп надає сорбенту катіонообмінні властивості. Також фосфат титану має підвищену сорбційну властивість до іонів кадмію, та плюмбуму. Тому його доцільно використовувати для глибокого очищення стічних вод.

Використовуючи неорганічні сорбенти можна знизити концентрацію іонів кадмію, нікелю цинку та міді у воді нижче значень ГДК, для рибогосподарських водойм. Регенерацію сорбентів проводили розчинами мінеральних кислот [45].

У [46] іони важких металів видаляли двома методами  – адсорбції та діалізу. Другий метод передбачає видалення іонів, без перемішування з SiO2. Процес відбувається за рахунок наявності діалізної мембрани, що має пори менші, від розміру молекул оксиду кремнію. При цьому відбувається міграція важких металів. Іони, що пройшли через мембрану сорбуються на поверхні диспергованих часток оскиду кремнію, який знаходиться в колоїдному стані. Це забезпечує велику сорбційну поверхню. Колоїди оксиду кремнію піддаються тепловій обробці, з метою переведення в твердий стан. Перевагою даного методу є невисока вартість сорбенту. Але при використанні SiO2 важкі метали виділяються не в чистому вигляді, викликаючи необхідність утилізації великого об’єму токсичних відходів.

Також для видалення важких металів можна використовувати, в якості фільтруючого завантаження, активований алюмосилікатний сорбент [47].

У роботі [48] досліджено сорбцію іонів хрому та міді з водних розчинів, на волокнистих сорбентах. Дослідження проводили з використанням методу спектрофотометрії. Сорбент отримали шляхом хімічної модифікації ПАН–волокна, на поверхні якого утворилися первинні та вторинні аміногрупи. Виявлено аналітичну залежність в координатах рівняння Фрейндліха та Ленгмюра.

Авторами [49] представлені результати дослідження процесу сорбції цинку, міді та плюмбуму, за допомогою пектинової кислоти, що має поперечні зв’язки з її амідними похідними. Найкраща сорбція характерна для                       Pb (II) > Cu (II) > Zn (II).

Також досліджено процес сорбції хрому, цинку та міді зі стічних вод за допомогою полімеріну. Це полімерна фракція вод, що утворюються при виробництві оливкового масла, подібна до гумінової кислоти [50].

В роботі [51] досліджено процеси очищення води від домішок феруму використанням гібридного сорбенту з заданими властивостями та визначено раціональні умови глибокого очищення артезіанської води від домішок феруму в багатоцикловому режимі з безреагентною регенерацією. При цьому в десяти перших циклах ГМ1 акумулює сполуки феруму, а в подальшому його надлишкова кількість поступово видаляється з поверхні гранул в результаті промивок зворотним потоком води. В [52] обґрунтовано пріоритетність використання природних цеолітів за рахунок їх поширеності у природі, фізико-хімічним характеристикам та вартості порівняно з синтетичними матеріалами.

В наукових працях [51, 53] відмічається ефективність застосування халцедоніту як ефективного фільтруючого завантаження за рахунок його мезопористої структури та витягнутої зовнішньої поверхні зерен. Автори звертають увагу на те, що природній халцедоніт видаляє сполуки заліза та марганцю з води до нормативних значень лише через 15 – 80 днів після припрацювання фільтруючого шару. Високої ефективності знезалізнення і деманганації води можливо досягнути на халцедонітовому завантаженні після його штучної модифікації або шляхом природного припрацювання шару, в результаті чого його зерна вкриваються окислами сполук марганцю.

У роботах [54, 55] також розглядається доцільність застосування осадження при видаленні іонів нікелю, міді та цинку з водних розчинів.

  - Інші методи

Сьогодні процеси біологічного видалення сполук марганцю та заліза широко використовуються в Європі. Працюють станції біологічного очищення в Сполучених Штатах Америки та Канаді. Розроблені технічні рішення щодо видалення сполук Mn2+ з води базуються на застосуванні бактерій, які для свого розвитку використовують розчинені у воді сполуки Mn (Leptothrix ochraceae, Gallionella ferruginea, Leptothrix discophora). Майже всі бактерії, які окиснюють сполуки заліза, можуть окиснювати сполуки марганцю також (наприклад, Leptothrix, Crenothrix, Hyphomicrobium, Siderocapsa, Siderocystis та Metallogenium) [56].

У роботі [56] принципова схема видалення з води сполук заліза та марганцю передбачає об'єднання біологічного та хімічного окиснення в одному процесі. Вода, що очищується, пропускається через напірні фільтри, завантажені грубозернистим субстратом з крупністю зерен від 1 до 3 мм, засіяним невеликою кількістю бактерій. Іони Fe2+і Mn2+ в нейтральному та лужному середовищах окиснюються та відкладаються на поверхні клітинних структур, у капсулах, чохлах [57]. Відмерлі бактерії та продукти їх метаболізму утворюють на поверхні субстрату біомасу, яка містить сполуки заліза і є гарним каталізатором процесу окиснення [56,57].

При рН 8,5 вапняк видаляє сполуки заліза марганцю краще, ніж подрібнена цегла та гравій, що може бути пов'язане з неоднорідною поверхнею вапняку, утворенням карбонату марганцю за рахунок підвищення рН води. При поєднанні процесів біологічного та хімічного окиснення ефективність видалення сполук заліза та  марганцю досягла більше 90 %. [56]

Біологічне окислення – широко застосовуваний на практиці метод очистки виробничих стічних вод, що дозволяє очистити їх від багатьох органічних і неорганічних домішок, в тому числі і іонів ВМ [4, 6, 7, 10, 58, 59, 60]. Біологічне окислення здійснюється сукупністю мікроорганізмів (біоценозом), які мають масу різноманітних бактерій, найпростіших водоростей, грибів і т.д. Завданням біологічної (практики і науки) очищення стічних вод, що містять солі важких металів, є виведення активних штамів бактерій, здатних окисляти ті або іони важких металів у воді [59]. На жаль, біологічний метод очищення виробничих стічних вод від іонів важких металів, не знайшов широкого застосування на практиці, він має обмежене застосування (очищення від хрому (VI), вилучення урану і ін.), Хоча відзначається деяка очистка на загальноміських спорудах біологічної очистки. Так, орієнтовна ефективність видалення на біоспорудах становить мінімально для цинку 30%, міді і молібдену 40%; максимальна для алюмінію 90%, ціанідів 70%. Таким чином, біологічний метод очищення стічних вод від іонів важких металів має обмежене застосування і можливість утилізації цінних металів.

Для обробки стоків гальванічних виробництв придатний анаеробний біологічний метод очищення. У літературі широко описана здатність анаеробних мікроорганізмів використовувати в якості акцепторів електроновий для окислення органічних речовин змінно-валентний елемент в їх окисленої формі. У роботі [61] показана здатність бактеріального відновлення Cr (VI) на прикладі культур аеробних, факультативно і облігатно анаеробних мікроорганізмів, що відносяться до різних таксономічних і фізіологічним груп. Зростаючі неадаптовані культури Arthrobacter sp. І Escherichia coli за добу повністю відновлюють 28 мг/дм3 Cr (VI). Набагато більшу кількість штамів неадаптованих музейних культур відновлює цей елемент після певної лаг-фази. Відомі також облігатні сульфатредукуючі бактерії, які, утворюючи сірководень, забезпечують зв'язування іонів важких металів в нерозчинні сульфіди [61].

У джерелі [62] розглянутий метод знезалізнення води за допомогою аерації. В процесі аерації відбувається окислення двовалентного заліза в тривалентне. Реакція окислення в водному розчині протікає за схемою, описаною рівняннями (10-12):

4Fe2+ + O2 + 2H2O = 4Fe3+ + 4OH-                                                            (10)

Fe3+ + 3H2O = Fe(OH)3 + 3H+                                                                    (11)

4Fe2+ + O2 + 10H2O = 4Fe(OH)3 + 8H+                                                      (12)

У присутності гідрокарбонатних іонів у воді окислення двовалентного заліза і гідроліз тривалентного заліза протікають по реакції (13):

4Fe2+ + 8HCO3- + 2H2O = 4Fe(OH)3↓ + 8CO2↑                                        (13)

Процес аерації проводять у вентиляційній градирні. Після аерування необхідно відокремити осад гідроксиду заліза. Для цієї мети використовують процеси відстоювання і фільтрування. Осад гідроксиду заліза можна використовувати для приготування фарб або для очищення газів від сірководню.
        В процесі осадження гідроксиду заліза відбувається ущільнення осаду амфотерного Fe(OН)3 в гематит Fе2О3:

2Fе (ОН) 3 = Fе2О3 + 3Н2О                                                                        (14)

Якщо залізо утримується у воді у вигляді гідрокарбонату Fe(HCO3)2, FeCO3, то його можна легко видалити з води аерацією. Сіль утворена слабкою кислотою та слабкою основою легко гідролізується:

Fe(HCO3)2 + 2НОН ↔ Fе (ОН) 2 + 2Н2СО3                                             (15)

Н2СО3 ↔ Н2О + СО2↑                                                                                (16)

СО2 видаляється дегазацією, тому процес можна довести до кінця.

Гідроокис заліза (ІІ) Fе (ОН) 2 при окислені киснем повітря переходить у Fе (ОН) 3:

4Fе (ОН) 2 + 2Н2О +О2 ↔ 4 Fе (ОН) 3                                                      (17)

Процеси осадження заліза заважають гумінові речовини, тому що це захисні колоїди відносно гідроксиду заліза. В цих випадках у воду додають хлор, який руйнує гумінові речовини [3,63,64].

У [64] рекомендується видаляти залізо змішаним коагулянтом з алюмінату натрію та хлорного заліза. Цим методом можна видаляти залізо, що входить до складу органічних і неорганічних сполук.

Висновки до розділу 1

Зважаючи на велику кількість праць можна зробити висновок, що питання очищення стічних вод від іонів важких метадів є надзвичайно актуальним. Однак на даний момент проблема не вважається остаточно вирішеною. Сучасні методи до яких відносять баромембранні та іонообмінні вважаються ефективними проте складними та дорогими, крім того супроводжуються утворенням концентратів та регенераційних розчинів, які в подальшому необхідно переробляти.

Традиційний реагентний метод ґрунтується на переводі іонів важких металів в малорозчинні гідроксиди та при цьому не завжди є ефективним. Однак, зважаючи на простоту обладнання, яке використовується при даному методі очищення та низької вартості, доцільним є модифікація реагентного методу шляхом обробки стічних вод карбонатом калію чи натрію.

РОЗДІЛ 2

Об’єкти на методи досліджень

2.1. Обґрунтування напрямку досліджень

З кожним роком стан гідросфери погіршується, кількість придатної для споживання води зменшується, а кількість катастрофічних явищ, пов’язаних із дефіцитом води – зростає. В переважній більшості випадків причиною такого стану гідросфери є антропогенна діяльність людини. Важкі метали є одними з найбільш токсичних забруднювачі, котрі людина скидає в довкілля.

Метою роботи є вивчення ефективності методу видалення важких металів шляхом фільтрування через завантаження із карбонату кальцію.

Як відомо, більшість металів утворюють у водному середовищі малорозчинні сполуки. Найбільше такі сполуки характерні для карбонатів та фосфатів. При цьому розчинність окремих сполук надзвичайно низька, що дозволяє ефективно відділяти важкі метали від водного середовища. З іншого боку, карбонат кальцію є чи не найбільш поширеною сполукою в довкіллі і його використання в якості реагенту для очищення води не пов’язано із значними затратами.

Існує метод карбонатного осадження іонів металів [65], котрий базується на утворенні нерозчинних сполук металів в результаті обробки водного розчину карбонатами чи гідрокарбонатами лужних металів. Цей метод дозволяє досягнути досить низьких залишкових концентрацій металів і може вважатися досить ефективним. Разом з тим, для нього характерні ряд суттєвих недоліків. Осадження карбонатів металів у вигляді високодисперсної твердої фази вимагає використання високооб’ємних споруд у вигляді відстійників для осадження та розділення фаз. Крім цього, карбонати окремих металів формуються в нейтральному чи слабко лужному середовищі, що при використанні гідрокарбонатів чи обробці кислих вод вимагає додаткової обробки лужними реагентами.

Виходячи із викладеного вище, у своїх дослідженнях ми опиралися на метод карбонатного осадження, запропонувавши реалізувати його в динамічних умовах. В якості завантаження ми використовуємо природний карбонат кальцію з розміром часток 1,0 – 1,5 мм. Ми вважаємо, що при пропусканні через колонку водних розчинів, що містять іони важких металів, карбонати металів будуть утворюватися на поверхні часток і там закріплюватися. Крім цього, таке завантаження виконуватиме функції буферу, що забезпечить автоматичну нейтралізацію кислих вод.

2.2. Реагенти, реактиви, лабораторні установки

Експериментальна установка представлена на рис. 2.1. Для проведення досліджень розчин заливали у закріплену на штативі 1, бюретку 2, наповнену завантаженням гранул карбонату кальцію 4.

Рис.2.1. Експериментальна установка
1 – штатив; 2 – бюретка; 3 – мірний стакан; 4 – завантаження карбонату кальцію.

Для аналізу та відбору проб використовували хімічний посуд: мірні стакани, піпетки, бюретки,  конічні колби, циліндри, колби для титрування.

Для визначення концентрації іонів заліза, міді, цинку та нікелю як реактиви та реагенти використовувалися:

- розчин сірчаної кислоти (0,1Н);

- розчин лугу (0,1Н);

- розчин сульфосаліцилової кислоти (10%);

- розчин аміаку (10 %);

- диетилдитіокарбамат натрію 0,1%;

- 0,5%-й розчин желатину;

- розчин сегнетової солі;

- мурексид та ін.

Для визначення твердості та лужності води використовували: розчин соляної кислоти, трилон Б, буферний розчин та  еріохром чорний, як індикатор.

До обладнання, використаного для аналізу проб належать: фотоколориметр КФК – 2, та рН-метр.

2.3. Методики аналізу

2.3.1 Методика визначення іонів заліза

Для визначення концентрації іонів заліза(ІІ)  до 10 см3 проби, додавали 5 см3 10 %-го розчину сульфосаліцилової кислоти, 5 см3 10 %-го розчину аміаку, перемішували. Через 10 хв вимірювали оптичну густину по відношенню до розчину холостого досліду при λ=440 нм, товщині кювети 3 см. За калібрувальним графіком (рис. 2.2.) визначали концентрацію заліза.

Для побудови калібрувального графіка було приготовано серію розчинів заліза відомої концентрації: 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,1 мг заліза на 100 см3 дистильованої води, використовуючи стандартний розчин солі заліза (0,8634 г залізо-амонійних квасців змішуючи з 10 см3 сірчаної кислоти щільністю 1,84 г/см3 і розбавивши в 1 дм3 дистильованої води, отримуючи при цьому розчин з вмістом 0,1 мг заліза в 1 см3). Для цього в мірні колби додано 10,0; 20,0; 30,0; 40,0; 50,0; 60,0; 70,0; 80,0; 90,0; 100,0 см3 розчину, доведено до мітки, потім за вище описаною методикою визначено оптичну густину кожного розчину [66].

Рис. 2.2 Калібрувальний графік для визначення концентрації Fe(II)

Для визначення заліза(ІІІ) проби об’ємом 10 см3 було внесено у 100 см3 мірну колбу, доведено розчином соляної кислоти до рН 3-5 (за індикаторним папером), додано 2 см3 сульфосаліцилової кислоти та доведено до позначки дистильованою водою. Оптична густина вимірювалась через 5 хвилин при    λ=500 нм у кюветах з товщиною шару 50 мм, при порівнянні з дистильованою водою. Концентрацію іонів заліза(ІІІ) визначалася  за калібрувальним графіком (рис. 2.2), який було побудовано аналогічно для графіку з визначення іонів заліза(ІІ), використовуючи як стандартний розчин  FeCl3·6H2O [66, 67].

Рис. 2.3 Калібрувальний графік для визначення концентрації Fe(III)

2.3.2 Методика визначення загальної твердості та лужності води

Загальну твердість води визначали методом комплексометричного титрування, який ґрунтується на утворенні міцної сполуки трилону Б з іонами кальцію і магнію. Титрування води проводять в присутності індикаторів – хромогенів у слабколужному середовищі, яке створюють буферним розчином, що містить NH4OH і NH4Cl (аміачна суміш).

Зміна забарвлення індикатора від червоно-фіолетового до блакитно-фіолетового свідчить про повне зв'язування у воді трилоном Б іонів кальцію і магнію. Загальну твердість води розраховували за формулою (1):

Тз=V1∙C∙1000V2                                                            (1)

де Т3 – загальна твердість води, ммоль-екв/дм3;

V1 – об’єм трилону Б, який пішов на титрування проби води, см3;

С - концентрація трилону Б, моль-екв/дм3;

V2 - об'єм води, взятий для визначення, см3.

В конічну колбу вносили 100 см3 досліджуваної води. Потім додавали 7-10 см3 буферного розчину, індикатор і одразу ж титрували при сильному збовтуванні розчином трилону Б до зміни забарвлення у еквівалентній точці.

Для визначення загальної лужності води в конічну колбу місткістю 250 см3 наливали 100 см3 води і додають 2-3 краплі розчину індикатору, перемішуючи і титруючи розчином соляної кислоти (20 ммоль/дм3) до зміни кольору.

Лужність, Л, обчислюють за формулою (2), ммоль/дм3 (мг-екв/дм3):

Лз=V1∙CV0                                     (2)

де V1 – об’єм розчину соляної кислоти, витраченого на титрування, см3;

С – концентрація розчину соляної кислоти, ммоль/дм3 (20 ммоль/дм3);

V0 – об’єм проби води, взятої на аналіз, см3 (100 см3) [66, 67].

2.3.3 Методика визначення іонів міді

Для визначення міді застосовувався метод колориметричного визначення, який базується на взаємодії іонів двовалентної міді з диетилдитіокарбоматом натрію з утворенням диетилдитіокарбомату міді, що має жовто-коричневий колір. В розбавлених розчинах диетилдитіокарбомат міді утворює колоїдні розчини, для більшої стійкості додають 0,5%-й розчин желатину. Для усунення заважаючого впливу заліза і жорсткості води додають розчин сегнетової солі.

Для приготування розчину калію-натрію виннокислого( сегнетової солі) необхідно 50 г сегнетової солі KNaC4H4O6·4H2O розчинити в 50 см3 дистильованої води. До проби, що визначається додають 1 см3 розчину сегнетової солі.

Також, як реактиви використовували HCl (1:9), 5%-й розчин трилону Б, диетилдитіокарбамат натрію 0,1%, стандартний розчин CuSO4·5H2O.

Розчин, що аналізується, об'ємом від 1 до 10 см3 в залежності від  очікуваної кількості міді в пробі, переносять в колбу ємкістю 50 см3, додають 5 см3 соляної кислоти (1:9), 10 см3 0,5% розчину желатину, 2 см3 5% розчину трилону Б, 5 см3 0,1% розчину диетилдитіокарбамінату натрію, доводять до мітки, фотометрують при λ=490 нм, товщина кювети  5 см. По калібрувальному графіку визначають вміст Cu2+, мг в пробі. Концентрацію іонів Cu2+ в розчині знаходять за формулою:

ССu2+=Сграф∙1000Vпроб,   мг/дм3                                                (3)

Рис. 2.4 Калібрувальний графік для визначення концентрації Cu (II)

При побудові калібрувального графіку готують серію розчинів міді відомої концентрації: 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,1 мг міді в 1 см3 дистильованої води, використовуючи робочий розчин солі міді, який готують розбавленням стандартного розчину в 10 разів (0,1256 г CuSO4 розбавляють в 0,5 дм3 дистильованої води, отримуючи при цьому розчин з вмістом 0,1 мг заліза в 1 см3). Для цього в мірні колби додають 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 см3 розчину, потім за методикою визначають оптичну густину кожного розчину [66, 67]. Будують калібрувальний графік (рис 2.4.).

2.3.4 Методика визначення іонів цинку, нікелю та міді

Для визначення концентрації іонів цинку та нікелю було відбирались проби по 50 мл та доводились дистильованою водою до 100 мл, додавали 5 мл аміачного буферу та на кінчику шпателю індикатор (еріохром чорний) з подальшим перемішуванням до розчинення. Робочі розчини відтитровувались  розчином трилону Б (0,1 N) до переходу забарвлення в блакитне.

Розрахунок проводився за формулою(  4):

.С=V1∙CV0                                              (4)

де V1 – об’єм розчину трилону Б, витраченого на титрування, см3;

С – концентрація трилону Б, моль-екв/дм;

V0 – об’єм проби води, взятої на аналіз, см3 (50 см3).

Для визначення концентрації іонів цинку також було застосовано фотометричний метод. При цьому до 20 мл проби додавали 5 мл 5%-го розчину сегнетової солі та 4 мл розчину брому, та NH4OH (1:1) до знебарвлення та 2 мл 1%-го спирту (ацетону) розчину диметилгліоксиму.

При забарвленні у червоний пробу доводили до 50 мл та фотометрували при λ = 440 нм, товщина кювети  5 см.

Для визначення нікелю трилонометрією відбиралися проби, додавали 25 мл дистильованої води та 5 мл аміачного буфера (рН=8,5-9,5). Як індикатор використано – мурексид. Проби відтитровувались трилоном Б до зміни забарвлення з оранжевого в яскраво-фіолетову [66,67].

2.4. Вивчення вторинного забруднення води при фільтруванні через карбонат кальцію

Для вивчення можливості вторинного забруднення води при фільтруванні через засипку із карбонату кальцію готували дистильовану воду та пропускали її із різною швидкістю через колонку. У фільтраті визначали рН та жорсткість води. Результати аналізу приведені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Характеристики води, пропущеної через гранульований карбонат кальцію

| Швидкість пропуска-ння води, V, м/год | Дистильована вода |  |  |  | Вода з київського водопроводу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рНпоч | рНвих | Жпоч, мг-екв/дм3 | Жвих, мг-екв/дм3 | рНпоч | рНвих | Жпоч, мг-екв/дм3 | Жвих, мг-екв/дм3 |
| 0,2 | 6,3 | 10,0 | 0,1 | 0,87 | 7,0 | 10,1 | 4,6 | 1,1 |
| 0,3 |  | 10,0 |  | 0,89 |  | 10,0 |  | 1,0 |
| 0,4 |  | 9,0 |  | 0,91 |  | 9,3 |  | 1,4 |
| 0,5 |  | 8,9 |  | 0,83 |  | 9,1 |  | 1,5 |
| 0,6 |  | 8,9 |  | 0,82 |  | 8,8 |  | 1,6 |
| 0,7 |  | 8,8 |  | 0,81 |  | 8,6 |  | 1,7 |
| 1 |  | 8,8 |  | 0,63 |  | 8,5 |  | 1,8 |
| 1,2 |  | 8,8 |  | 0,61 |  | 8,6 |  | 1,7 |
| 2 |  | 8,8 |  | 0,51 |  | 8,6 |  | 2,0 |

Було також вивчено вплив фільтрування вод із різним значенням рН на водневий показник вихідного розчину. Для цього 100 см3 водопровідної води коригували розчинами NaOH та HCl для встановлення відповідного рН, після чого отриману суміш пропускали при швидкості 0,6 м/год пропускали через фільтр. В обробленому розчині вимірювали рН. Результати представлені в табл. 2.2

Таблиця 2.2 – Вплив початкового значення рН на водневий показник фільтрату

| Швидкість пропускання води, V, м/год | рН на вході | рН на виході |
| --- | --- | --- |
| 0,6 | 3 | 8 |
|  | 3,5 | 8,13 |
|  | 4 | 8,53 |
|  | 4,5 | 8,84 |
|  | 5 | 9,2 |
|  | 5,5 | 9,5 |
|  | 6 | 9,3 |
|  | 6,5 | 9,3 |
|  | 7 | 9,4 |
|  | 7,5 | 9,4 |
|  | 8 | 9,5 |
|  | 8,5 | 9,5 |
|  | 9 | 9,6 |
|  | 9,5 | 9,8 |
|  | 10 | 10 |
|  | 10,5 | 10,54 |
|  | 11 | 10,9 |

2.5. Вивчення процесу видалення іонів заліза(ІІ) при фільтруванні розчину  через карбонат кальцію

Для вивчення процесу видалення іонів Fe2+ при фільтруванні через завантаження карбонату кальцію було приготовано розчини з різними початковими концентраціями іонів Fe2+ , які було пропущено з різними швидкостями через колонку.

Результати аналізу приведені в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 –  Вплив швидкості фільтрування на вихідні концентрації іонів Fe2+

| Швидкість фільтрування, V, м/год | Початкова концентрація, Cпоч. Fe2+ , мг/дм3 | Концентрація іонів на виході, CFe2+ , мг/дм3 | Початкова концентрація, Cпоч. Fe2+ , мг/дм3 | Концентрація іонів на виході, CFe2+ , мг/дм3 | Початкова концентрація, Cпоч. Fe2+ , мг/дм3 | Концентрація іонів на виході, CFe2+ , мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 12 | 0,55 | 24 | 0,65 | 6 | 0,5 |
| 0,3 |  | 0,65 |  | 1 |  | 0,55 |
| 0,42 |  | 0,8 |  | 1,9 |  | 0,65 |
| 0,5 |  | 1,1 |  | 2,75 |  | 0,8 |
| 0,7 |  | 1,6 |  | 4 |  | 0,9 |
| 1 |  | 2,4 |  | 5,2 |  | 1,2 |
| 1,2 |  | 3,4 |  | 6,1 |  | 1,5 |
| 1,5 |  | 4,3 |  | 7,2 |  | 1,85 |
| 1,8 |  | 5,5 |  | 8,85 |  | 2,2 |
| 2 |  | 6,5 |  | 11,8 |  | 2,85 |

2.6. Вивчення процесу видалення іонів заліза(ІІІ) при фільтруванні розчину  через карбонат кальцію

Для вивчення процесу видалення іонів Fe3+ при фільтруванні через завантаження карбонату кальцію було приготовано розчини з різними початковими концентраціями іонів Fe3+ , які було пропущено з різними швидкостями через колонку.

У фільтраті визначали вихідну концентрацію іонів Fe3+. Результати аналізу приведені в таблиці 2.4.

Наступним було досліджено вплив швидкості фільтрування на кінцеві показники рН та вихідну концентрацію Fe3+ для розчину з початковою концентрацією 11 мг/дм3.

Таблиця 2.4 –  Вплив швидкості фільтрування на вихідні концентрації іонів Fe3+

| Швидкість фільтрування, V, м/год | Початкова концентрація Fe3+ , мг/дм3 | Концентрація Fe3+ на виході, мг/дм3 | Початкова концентрація Fe3+ , мг/дм3 | Концентрація Fe3+ на виході, мг/дм3 | Початкова концентрація Fe3+ , мг/дм3 | Концентрація Fe3+ на виході, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 23 | 0,6 | 11 | 0,5 | 5 | 0,5 |
| 0,3 |  | 0,8 |  | 0,6 |  | 0,55 |
| 0,4 |  | 1,5 |  | 0,85 |  | 0,6 |
| 0,5 |  | 2,6 |  | 1 |  | 0,7 |
| 0,6 |  | 3,6 |  | 1,5 |  | 0,8 |
| 0,8 |  | 5,1 |  | 2 |  | 1 |
| 1 |  | 6,2 |  | 2,5 |  | 1,15 |
| 1,2 |  | 7 |  | 3,65 |  | 1,4 |
| 1,4 |  | 7,9 |  | 4,2 |  | 1,8 |
| 1,6 |  | 9,6 |  | 5,3 |  | 2,1 |
| 2 |  | 11,2 |  | 6,1 |  | 2,6 |

У фільтраті визначали значення рН після пропускання розчину через колонку. Також визначали вихідну концентрацію іонів Fe3+. Результати аналізу приведені в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 –  Визначення впливу швидкості пропускання розчину на кінцеві показники рН та вихідну концентрацію Fe3+

| Швидкість пропускання розчину Fe3+ , V, м/год | рН на вході | Початкова концентрація Fe3+ , мг/дм3 | рН на виході | Концентрація Fe3+ на виході, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 3,373 | 11 | 8,219 | 0,5 |
| 0,3 |  |  | 8,121 | 0,6 |

Продовження Табл. 2.5 –  Визначення впливу швидкості пропускання розчину на кінцеві показники рН та вихідну концентрацію Fe3+

| 0,4 | 3,373 | 11 | 8,043 | 0,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 |  |  | 7,976 | 1,1 |
| 0,6 |  |  | 7,935 | 1,5 |
| 0,8 |  |  | 7,884 | 2 |
| 1 |  |  | 7,851 | 2,5 |
| 1,2 |  |  | 7,829 | 3,45 |
| 1,4 |  |  | 7,798 | 4,2 |
| 1,6 |  |  | 7,767 | 5,3 |
| 2 |  |  | 7,763 | 6,1 |

Таблиця 2.6 –  Вплив початкового значення рН на водневий показник фільтрату

| Швидкість пропускання розчину Fe3+ , V, м/год | рН на вході | рН на виході |
| --- | --- | --- |
| 0,7 | 3,373 | 7,974 |
|  | 3,592 | 8,021 |
|  | 4,183 | 7,996 |
|  | 4,969 | 8,873 |
|  | 5,368 | 9,249 |
|  | 6,831 | 9,352 |
|  | 7,478 | 9,487 |
|  | 8,231 | 9,561 |
|  | 9,566 | 10,239 |
|  | 10,845 | 10,981 |
|  | 11,195 | 10,999 |

Було також досліджено вплив фільтрування розчинів із різними значеннями рН на водневий показнику вихідного розчину. Для цього розчин Fe3+ коригували розчином NaOH для встановлення відповідного рН, після чого отриману суміш при швидкості 0,7 м/год пропускали через колонку. В обробленому таким чином розчині вимірювали рН. Результати наведені в таблиці 2.6.

2.7. Вивчення процесу видалення іонів міді при фільтруванні розчину  через карбонат кальцію

Для вивчення процесу видалення іонів Cu2+ при фільтруванні через завантаження карбонату кальцію було приготовано розчини з різними початковими концентраціями іонів Cu2+, які було пропущено з різними швидкостями через колонку. У фільтраті визначали вихідну концентрацію іонів Cu2+. Результати аналізу приведені в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7 –  Вплив швидкості фільтрування на вихідні концентрації іонів Cu2+

| Швидкість фільтрування, V, м/год | Початкова концентрація Cu2+, мг/дм3 | Концентрація Cu2+ на виході, мг/дм3 | Початкова концентрація Cu2+ + , мг/дм3 | Концентрація Cu2+ на виході, мг/дм3 | Початкова концентрація Cu2+, мг/дм3 | Концентрація Cu2+ на виході, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 42,5 | 0,7 | 19,2 | 0,1 | 8 | 0,07 |
| 0,4 |  | 0,85 |  | 0,16 |  | 0,1 |
| 0,6 |  | 0,95 |  | 0,2 |  | 0,15 |
| 0,8 |  | 1 |  | 0,26 |  | 0,25 |
| 1,0 |  | 1,25 |  | 0,35 |  | 0,29 |
| 1,2 |  | 1,65 |  | 0,46 |  | 0,375 |
| 1,4 |  | 2,0 |  | 0,60 |  | 0,5 |
| 1,6 |  | 2,4 |  | 0,75 |  | 0,7 |
| 1,8 |  | 2,8 |  | 0,85 |  | 0,7 |
| 2,0 |  | 2,9 |  | 1,0 |  | 0,8 |

Було досліджено вплив швидкості фільтрування на кінцеві показники рН та вихідну концентрацію Cu2+ для розчину з початковою концентрацією 19,2 мг/дм3. У фільтраті визначали значення рН після пропускання розчину через колонку та вихідну концентрацію іонів Cu2+. Результати аналізу приведені в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8 –  Визначення впливу швидкості пропускання розчину на кінцеві показники рН та вихідну концентрацію Cu2+

| Швидкість пропускання розчину Cu2+, V, м/год | рН на вході | Початкова концентрація Cu2+, мг/дм3 | рН на виході | Концентрація Cu2+ на виході, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 5,809 | 19,2 | 8,386 | 0,1 |
| 0,4 |  |  | 8,294 | 0,16 |
| 0,6 |  |  | 8,103 | 0,2 |
| 0,8 |  |  | 7,987 | 0,26 |
| 1,0 |  |  | 7,903 | 0,35 |
| 1,2 |  |  | 7,885 | 0,46 |
| 1,4 |  |  | 7,851 | 0,6 |
| 1,6 |  |  | 7,812 | 0,75 |
| 1,8 |  |  | 7,771 | 0,85 |
| 2,0 |  |  | 7,694 | 1,0 |

Було також досліджено вплив фільтрування розчинів із різними значеннями рН на водневий показник вихідного розчину. Для цього розчин Cu2+ коригували розчином NaOH та HCl для встановлення відповідного рН, після чого отриману суміш при швидкості 0,8 м/год пропускали через колонку. В обробленому таким чином розчині вимірювали рН. Результати наведені в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9 –  Вплив початкового значення рН на водневий показник фільтрату

| Швидкість пропускання розчину Cu2+, V, м/год | рН на вході | рН на виході |
| --- | --- | --- |
| 0,8 | 3,158 | 7,709 |
|  | 3,548 | 7,593 |
|  | 4,183 | 7,996 |
|  | 4,647 | 8,610 |
|  | 5,843 | 8,780 |
|  | 6,794 | 8,963 |
|  | 7,472 | 9,197 |
|  | 8,205 | 9,870 |
|  | 9,136 | 10,478 |
|  | 10,599 | 10,978 |
|  | 11,458 | 11,058 |

2.8. Вивчення процесу видалення іонів цинку при фільтруванні розчину  через карбонат кальцію

Для вивчення процесу видалення іонів Zn2+ при фільтруванні через завантаження карбонату кальцію було приготовано розчини з різними початковими концентраціями іонів Zn2+.

Розчини з різними концентраціями  було пропущено з різними швидкостями через колонку. У фільтраті визначали вихідну концентрацію іонів Zn2+.

Результати аналізу приведені в таблиці 2.10.

Таблиця 2.10 –  Вплив швидкості фільтрування на вихідні концентрації іонів Zn2+

| Швидкість фільтрування, V, м/год | Початкова концентрація Zn2+, мг/дм | Концентрація Zn2+на виході, мг/дм3 | Початкова концентрація Zn2+ , мг/дм3 | Концентрація Zn2+на виході, мг/дм3 | Початкова концентрація Zn2+, мг/дм | Концентрація Zn2+ на виході, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 35,5 | 0,9 | 21,3 | 0,7 | 10,2 | 0,2 |
| 0,4 |  | 0,95 |  | 0,75 |  | 0,2 |
| 0,6 |  | 0,95 |  | 0,8 |  | 0,35 |
| 0,8 |  | 1 |  | 0,90 |  | 0,4 |
| 1,0 |  | 1,22 |  | 0,93 |  | 0,4 |
| 1,2 |  | 1,4 |  | 0,95 |  | 0,45 |
| 1,4 |  | 1,58 |  | 1,0 |  | 0,45 |
| 1,6 |  | 2,0 |  | 1,12 |  | 0,5 |
| 1,8 |  | 2,36 |  | 1,25 |  | 0,5 |
| 2,0 |  | 2,93 |  | 1,53 |  | 0,8 |

На наступному етапі було досліджено вплив швидкості фільтрування на кінцеві показники рН та вихідну концентрацію Zn2+.

Для вимірювань було використано модельний розчин з початковою концентрацією іонів цинку 21,3 мг/дм3.

У фільтраті визначали зміну показника рН після пропускання розчину через колонку з завантаженням із карбонату кальцію.

Також у кожній відібраній пробі було визначено концентрацію іонів Zn2+ на виході.

Результати вимірювань приведені в таблиці 2.11.

Таблиця 2.11 –  Визначення впливу швидкості пропускання розчину на кінцеві показники рН та вихідну концентрацію Zn2+

| Швидкість пропускання розчину Zn2+, V, м/год | рН на вході | Початкова концентрація Zn2+, мг/дм3 | рН на виході | Концентрація Zn2+на виході, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 6,097 | 21,3 | 8,335 | 0,7 |
| 0,4 |  |  | 8,257 | 0,75 |
| 0,6 |  |  | 8,102 | 0,8 |
| 0,8 |  |  | 7,985 | 0,90 |
| 1,0 |  |  | 7,937 | 0,93 |
| 1,2 |  |  | 7,871 | 0,95 |
| 1,4 |  |  | 7,802 | 1,0 |
| 1,6 |  |  | 7,735 | 1,12 |
| 1,8 |  |  | 7,728 | 1,25 |
| 2,0 |  |  | 7,768 | 1,53 |

Було також досліджено вплив фільтрування розчинів із різними значеннями рН на водневий показник вихідного розчину.

Розчин Zn2+ коригували розчином NaOH (для підвищення лужності) та HCl (для підвищення кислотності) перед початком вимірювань для встановлення відповідного рН, після чого отриману суміш при швидкості    0,8 м/год пропускали через колонку.

В обробленому таким чином модельному розчині вимірювали рН після пропускання його через завантаження з карбонату кальцію..

Результати вимірювань наведені в таблиці 2.12.

Таблиця 2.12–  Вплив початкового значення рН на водневий показник фільтрату

| Швидкість пропускання розчину Zn2+, V, м/год | рН на вході | рН на виході |
| --- | --- | --- |
| 0,8 | 3,158 | 7,189 |
|  | 3,987 | 7,356 |
|  | 4,570 | 7,879 |
|  | 5,025 | 8,745 |
|  | 5,956 | 8,852 |
|  | 6,320 | 8,921 |
|  | 7,852 | 9,123 |
|  | 8,320 | 9,478 |
|  | 9,250 | 10,689 |
|  | 10,877 | 10,969 |
|  | 12,057 | 11,973 |

2.9. Вивчення процесу видалення іонів нікелю при фільтруванні розчину  через карбонат кальцію

Для вивчення процесу видалення іонів Ni2+ при фільтруванні через завантаження карбонату кальцію було приготовано розчини з різними початковими концентраціями іонів Ni2+. Приготовані  розчини з різними концентраціями  було послідовно пропущено з різними швидкостями через колонку.

У фільтраті визначали вихідну концентрацію іонів Ni2+.

Результати аналізу приведені в таблиці 2.13.

Таблиця 2.13 –  Вплив швидкості фільтрування на вихідні концентрації іонів Ni2+

| Швидкість фільтрування, V, м/год | Початкова концентрація Ni2+, мг/дм | Концентрація Ni2+ на виході, мг/дм3 | Початкова концентрація Ni2+ , мг/дм3 | Концентрація Ni2+на виході, мг/дм3 | Початкова концентрація Ni2+, мг/дм | Концентрація Ni2+ на виході, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 54,8 | 0,95 | 21 | 0,27 | 10,6 | 0,05 |
| 0,4 |  | 1,2 |  | 0,54 |  | 0,05 |
| 0,6 |  | 1,66 |  | 0,74 |  | 0,1 |
| 0,8 |  | 2,0 |  | 0,81 |  | 0,22 |
| 1,0 |  | 2,14 |  | 0,9 |  | 0,44 |
| 1,2 |  | 2,63 |  | 0,97 |  | 0,55 |
| 1,4 |  | 3,30 |  | 1,15 |  | 0,5 |
| 1,6 |  | 4,22 |  | 1,47 |  | 0,7 |
| 1,8 |  | 4,85 |  | 1,81 |  | 0,7 |
| 2,0 |  | 5,10 |  | 1,98 |  | 0,75 |

На наступному етапі було досліджено вплив швидкості фільтрування на кінцеві показники рН та вихідну концентрацію Ni2+.

Для аналізу було використано модельний розчин з початковою концентрацією іонів нікелю   21 мг/дм3.

У фільтраті визначали значення рН після пропускання розчину через колонку з завантаженням із карбонату кальцію та значення вихідних концентрацій іонів Ni2+. При цьому розчин було пропущено через колонку із різними швидкостями.

Результати аналізу приведені в таблиці 2.14.

Таблиця 2.14 –  Визначення впливу швидкості пропускання розчину на кінцеві показники рН та вихідну концентрацію Ni2+

| Швидкість пропускання розчину Ni2+, V, м/год | рН на вході | Початкова концентрація Ni2+, мг/дм3 | рН на виході | Концентрація Ni2+ на виході, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 6,216 | 21 | 8,595 | 0,27 |
| 0,4 |  |  | 8,489 | 0,54 |
| 0,6 |  |  | 8,251 | 0,74 |
| 0,8 |  |  | 8,01 | 0,81 |
| 1,0 |  |  | 7,912 | 0,9 |
| 1,2 |  |  | 7,854 | 0,97 |
| 1,4 |  |  | 7,803 | 1,15 |
| 1,6 |  |  | 7,790 | 1,47 |
| 1,8 |  |  | 7,717 | 1,81 |
| 2,0 |  |  | 7,709 | 1,98 |

Було також досліджено вплив фільтрування розчинів із різними значеннями рН на водневий показник вихідного розчину. Для цього розчин Ni2+ коригували розчиноми NaOH (для підвищення лужності) та HCl (для підвищення кислотності) для встановлення відповідного рН, після чого отриману суміш при швидкості 0,8 м/год пропускали через колонку. В обробленому таким чином розчині вимірювали рН.

Результати наведені в таблиці 2.15.

Таблиця 2.15 –  Вплив початкового значення рН на водневий показник фільтрату

| Швидкість пропускання розчину Ni2+, V, м/год | рН на вході | рН на виході |
| --- | --- | --- |
| 0,8 | 3,558 | 7,264 |
|  | 4,086 | 7,456 |
|  | 5,778 | 7,809 |
|  | 6,398 | 8,214 |
|  | 6,956 | 8,552 |
|  | 7,304 | 8,963 |
|  | 8,752 | 9,106 |
|  | 9,047 | 9,412 |
|  | 10,204 | 9,650 |

2.10 Визначення сорбційної ємності завантаження

Для визначення сорбційної ємності завантаження карбонату кальцію було приготовано розчин  іонів Fe3+ з початковою концентрацією іонів Fe3+ 100 мг/дм3.

Приготований модельний розчин  було пропущено через колонку зі швидкістю 0,8 м/год. Послідовно відбираючи проби було визначено вихідні концентрації іонів Fe3.

Результати аналізу приведені в таблиці 2.16.

Таблиця 2.16 –  Визначення сорбційної ємності завантаження

| Швидкість пропускання розчину, V, м/год | Початкова концентрація Fe3+ , мг/дм3 | Концентрація Fe3+ на виході, мг/дм3 | Об’єм пропущеного розчину |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0,8 | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0,5 |
|  |  | 0 | 1 |
|  |  | 0 | 1,5 |
|  |  | 0 | 2 |
|  |  | 0 | 2,5 |
|  |  | 0 | 3 |
|  |  | 0 | 3,5 |
|  |  | 0 | 4 |
|  |  | 0 | 4,5 |
|  |  | 0 | 5 |
|  |  | 0 | 5,5 |
|  |  | 0 | 6 |
|  |  | 0 | 6,5 |
|  |  | 0 | 7 |
|  |  | 0 | 7,5 |
|  |  | 0 | 8 |
|  |  | 0 | 8,5 |

Подовження Табл. 2.16 –  Визначення сорбційної ємності завантаження

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0,8 | 0 | 9 |
|  |  | 0 | 9,5 |
|  |  | 0 | 10 |
|  |  | 0 | 10,5 |
|  |  | 0 | 11 |
|  |  | 0 | 11,5 |
|  |  | 1 | 12 |
|  |  | 2 | 12,5 |
|  |  | 3 | 13 |
|  |  | 4 | 13,5 |
|  |  | 5 | 14 |
|  |  | 6 | 14,5 |
|  |  | 8 | 15 |
|  |  | 12 | 15,5 |
|  |  | 16 | 16 |
|  |  | 18 | 16,5 |
|  |  | 19,2 | 17 |
|  |  | 47,3 | 17,5 |
|  |  | 74,0 | 18 |

Подовження Табл. 2.16 –  Визначення сорбційної ємності завантаження

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0,8 | 88,5 | 18,5 |
|  |  | 96 | 19 |
|  |  | 98,6 | 19,5 |
|  |  | 99 | 20 |
|  |  | 100 | 20,5 |
|  |  | 100 | 21 |

РОЗДІЛ 3

Обговорення результатів

Цілком очевидно, що перш, ніж рекомендувати той чи інший метод для масового використання, необхідно визначити його вплив на характеристики води, що буде піддаватися обробці. Тому на першому етапі нами було досліджено зміну параметрів води при фільтруванні через гранульований карбонат кальцію. При цьому ми використовували дистильовану воду та воду з київського водопроводу.

Було встановлено (рис. 3.1), що вихідні параметри в значній мірі залежать від швидкості фільтрування. Так, для дистильованої води спостерігається ріст рН  від початкових значень 6,3 до 8,8 – 10,0 після проходження через карбонат кальцію. Причому,спостерігається залежність - чим нижча швидкість фільтрування, тим більше ріст рН. Жорсткість дистильованої води при низьких швидкостях фільтрування зростає від 0,1 мг-екв/дм3 до 0,9 мг-екв/дм3, але при збільшенні швидкості фільтрування до 2 м/год вона знижується до 0,5 мг-екв/дм3. Вода з київського водопроводу також суттєво змінює свої параметри. Як і в попередньому випадку водневий показник зростає від початкового 7,0 до 8,6 – 10,1. Щодо жорсткості, то варто зауважити, що із збільшенням швидкості фільтрування вона починає зростати, що можна повязати із зниженням рН. При цьому при початковій жорсткості води 4,6 мг-екв/дм3 на виході цей показник не перевищував 2 мг-екв/дм3. Таким чином, спостерігається часткове помякшення води. Із збільшенням швидкості фільтрування рН знижується і процес помякшення проходить менш інтенсивно, що супроводжується ростом залишкової жорсткості. Також варто зазначити, що фільтрування води через завантаження із часток карбонату кальцію супроводжується збільшенням лужності обробленої води. Так при швидкості фільтрування 0,6 м/год лужність дистильованої води зростає з 0,7 до 1,0 ммоль/дм3, а лужність водопровідної води – з 0,8 до 2,0 ммоль/дм3 . З огляду на отримані результати можна сказати, що такі показники не завжди прийнятні особливо при повторному використанні оброблених вод.

Рис. 3.1. Вплив фільтрування води через завантаження із гранульованого карбонату кальцію (рНд, рНв – водневий показник дистильованої та водопровідної води відповідно, початкове рНд = 6,3, рНв = 7,0; початкова жорсткість Жд = 0,1 мг-екв/г, Жв = 4,6 мг-екв/г)

В промисловості зустрічається багато стічних вод із різними водневими показниками, тому було цікаво дослідити, які в цьому випадку наслідки матиме фільтрування їх через карбонат кальцію. Було встановлено (рис. 3.2), що в результаті фільтрування через завантаження стічних вод із різним значенням рН спостерігається їх нейтралізація та переведення рН в лужну область.

Цей факт суттєво впливає на умови видалення важких металів і не допускає використання даного методу для обробки питних вод. Варто також відмітити, що при водневому показнику нижче 4,0 спостерігається інтенсивне розкладання карбонату кальцію з виліденням вуглекислого газу та руйнуванням завантаження. Це можна вважати одним із негативних настідків використання методу.

Рис. 3.2. Залежність водневого показника вихідної води від початкового його значення при фільтруванні через карбонат кальцію (швидкість фільтрування– 0,6 м/год)

На наступному етапі роботи було досліджено ефективність видалення іонів Fe2+ при фільтруванні через гранульований карбонат кальцію. При цьому ми використовували три розчини з різною концентрацією іонів Fe2+.

Було встановлено (рис. 3.3.), що ступінь очищення води від іонів Fe2+ в значній мірі залежить від швидкості фільтрування. Так, при швидкості фільтрування 0,2 м/год та початковій концентрації іонів Fe2+ 24 мг/дм3 після пропускання розчину через карбонат кальцію концентрація іонів Fe2+ у фільтраті становила 0,65 мг/дм3. При початковій концентрації іонів Fe2+ 12 мг/дм3 після пропускання розчину через карбонат кальцію концентрація іонів Fe2+ у фільтраті становила 0,55 мг/дм3, а при початковій концентрації іонів Fe2+ 6 мг/дм3 після пропускання розчину через карбонат кальцію концентрація іонів Fe2+ у фільтраті становила 0,5 мг/дм3. Причому, у всіх трьох випадках чим нижчою є швидкість фільтрування, тим ефективніше відбувається очищення від іонів Fe2+. При швидкості фільтрування 2 м/год зазначені показники складали 11.8, 6.5, та 2.7 мг/дм3 відповідно.

Рис. 3.3. Вплив швидкості фільтрування розчину через завантаження із гранульованого карбонату кальцію на вихідні концентрації іонів  Fe2+ 
(С1– початкова концентрація іонів Fe2+ , С1=24 мг/дм3;  С2– початкова концентрація іонів Fe2+ , С2=12 мг/дм3; С3– початкова концентрація іонів Fe2+, С3=6 мг/дм3)

На наступному етапі роботи було досліджено ефективність видалення іонів Fe3+ при фільтруванні через гранульований карбонат кальцію. При цьому ми використовували три розчини з різною концентрацією іонів Fe3+.

Було встановлено (рис. 3.4), що ступінь очищення води від іонів Fe3+ також в значній мірі залежить від швидкості фільтрування. Так, при швидкості фільтрування 0,2 м/год та початковій концентрації іонів Fe3+ 23 мг/дм3 після пропускання розчину через карбонат кальцію концентрація іонів Fe3+ у фільтраті становила 0,6 мг/дм3. При початковій концентрації іонів Fe3+ 11 мг/дм3 після пропускання розчину через карбонат кальцію концентрація іонів Fe3+ у фільтраті становила 0,5 мг/дм3, а при початковій концентрації іонів Fe3+ 5 мг/дм3 після пропускання розчину через карбонат кальцію концентрація іонів Fe3+ у фільтраті також становила 0,5 мг/дм3. Так як і у випадку попереднього досліду з іонами Fe2+, у всіх трьох випадках чим нижчою є швидкість фільтрування, тим ефективніше відбувається очищення від іонів Fe3+.

Рис. 3.4. Вплив швидкості фільтрування розчину через завантаження із гранульованого карбонату кальцію на вихідні концентрації іонів  Fe3+ 
(С1– початкова концентрація іонів Fe3+ , С1=23 мг/дм3; С2 – початкова концентрація іонів Fe3+ , С2=11 мг/дм3; С3– початкова концентрація іонів Fe2+, С3.=5 мг/дм3)

Було досліджено вплив швидкості фільтрування розчину Fe3+ з фіксованою початковою концентрацією 11 мг/дм3 на зміну вихідних показників рН  (рис. 3.5).

Спостерігається покращення вилучення іонів Fe3+ зі зменшенням швидкості фільтрування та значне підвищення рН розчину у процесі пропускання його через карбонат кальцію. Варто зауважити, що в даному випадку змінюється одночасно і рН, і швидкість модельного розчину. Але, оскільки для іонів Fe3+, що гідролізуються при рН 4,1 зміна водневого показника в межах 7,7 – 8,2 навряд чи суттєво вплине на ефективність осадження при фільтруванні, головним фактором в даному випадку варто вважати швидкість рідкої фази.

Рис. 3.5. Вплив фільтрування розчину Fe3+  через завантаження із гранульованого карбонату кальцію (рН – водневий показник розчину Fe3+  , початкове рН= 3,373, початкова концентрація Fe3+ С= 11 мг/дм3)

При дослідженні впливу фільтрування розчину іонів Fe3+ через карбонат кальцію встановлено (рис. 3.6), що в результаті фільтрування через завантаження вод із вмістом Fe3+  певної концентрації та з різним показником рН спостерігається переведення рН розчину в лужну область та відбувається нейтралізація.

На наступному етапі роботи було досліджено ефективність видалення іонів Cu2+ при фільтруванні через гранульований карбонат кальцію. При цьому ми, як і в попередніх випадках, використовували три розчини з різною концентрацією іонів Cu2+.

Рис. 3.6. Залежність водневого показника вихідного розчину від початкового його значення при фільтруванні через карбонат кальцію (швидкість фільтрування – 0,7 м/год)

Було встановлено (рис. 3.7), що ступінь очищення води від іонів Cu2+ в значній мірі залежить від швидкості фільтрування. Так, при початковій концентрації іонів Cu2+ 42,5 мг/дм3 після пропускання розчину через карбонат кальцію із швидкістю 0,2 м/год концентрація іонів Cu2+ у фільтраті становила 0,7 мг/дм3. При початковій концентрації іонів Cu2+ 19,2 мг/дм3 після пропускання розчину через карбонат кальцію концентрація іонів Cu2+ у фільтраті становила 0,1 мг/дм3, початковій концентрації іонів Cu2+ 8 мг/дм3 після пропускання розчину через карбонат кальцію концентрація іонів Cu2+ у фільтраті становила 0,07 мг/дм3. Так як і у випадку попередніх досліджень з іонами заліа, у всіх трьох випадках чим нижчою є швидкість фільтрування, тим ефективніше відбувається очищення від іонів Cu2+. Однак, незважаючи на те, що розчинність карбонату міді дещо нижча розчинності карбонату заліза (ІІІ), вихідні концентрації іонів міді в три рази нижчі в порівнянні із концентраціями іонів заліза (ІІІ) за приблизно однакових початкових концентрацій та швидкостей фільтрування.

Рис. 3.7. Вплив швидкості фільтрування розчину через завантаження із гранульованого карбонату кальцію на вихідні концентрації іонів  Cu2+ (С1– початкова концентрація іонів Cu2+, С1=42,5  мг/дм3; С2 – початкова концентрація іонів Cu2+ , С2=19,2  мг/дм3; С3– початкова концентрація іонів Cu2+, С3=8 мг/дм3)

Було досліджено вплив швидкості фільтрування розчину Cu2+ з фіксованою початковою концентрацією 19,2 мг/дм3 на зміну вихідних показників рН (рис. 3.8). При цьому спостерігається покращення вилучення іонів Cu2+ зі зменшенням швидкості фільтрування та значне підвищення лужності розчину у процесі пропускання його через карбонат кальцію. Для встановлення впливу рН на ефективність осадження в умовах зміни швидкості були проведені аналогічні дослідження при постійному значенні рН. Отримані результати показали, що і у випадку іонів міді важливішим фактором є швидкість фільтрування. Очевидно, що такий висновок можна зробити і для інших металів. Адже ми фіксуємо зміну рН при фільтруванні через завантаження із карбонату кальцію уже у водному розчини, а на поверхні часток завантаження воно буде значно вищим, що автоматично зумовить утворення гідроксидів чи карбонатів металів.

Рис. 3.8. Вплив фільтрування розчину Cu2+  через завантаження із гранульованого карбонату кальцію (рН – водневий показник розчину Cu2+, початкове рН=5,809, початкова концентрація Cu2+  С= 19,2 мг/дм3)

При дослідженні впливу фільтрування розчину іонів Cu2+ через карбонат кальцію встановлено (рис. 3.9), що в результаті фільтрування через завантаження вод із вмістом Cu2+ та з різним показником рН спостерігається, як і в попередніх дослідженнях, переведення рН розчину в лужну область та відбувається його нейтралізація.

Наступний етап роботи було присвячено дослідженню ефективності видалення іонів Zn2+ при фільтруванні через гранульований карбонат кальцію.

При цьому ми, як і в попередніх дослідах використовували три розчини з різною концентрацією іонів Zn2+.

Було встановлено (рис. 3.10), що ступінь очищення води від іонів Zn2+ в меншій мірі залежить від швидкості фільтрування в порівнянні із фільтруванням залізомістких розчинів.

Рис. 3.9. Залежність водневого показника вихідного розчину від початкового його значення при фільтруванні через карбонат кальцію (швидкість фільтрування – 0,8 м/год)

Так, при початковій концентрації іонів Zn2+ 33,56 мг/дм3 після пропускання розчину через карбонат кальцію із швидкістю 0,2 м/год концентрація іонів Zn2+ у фільтраті становила 0,9 мг/дм3. При початковій концентрації іонів Zn2+ 21,3 мг/дм3 після пропускання розчину через карбонат кальцію концентрація іонів Zn2+ у фільтраті становила 0,7 мг/дм3, а при початковій концентрації іонів Zn2+ 10,2 мг/дм3 після пропускання розчину через карбонат кальцію концентрація іонів Zn2+ у фільтраті становила 0,2 мг/дм3. Так як і у випадку попередніх досліджень з іонами заліза та міді, у всіх трьох випадках чим нижчою є швидкість фільтрування, тим ефективніше відбувається очищення від іонів Zn2+.

Однак, для іонів цинку спостерігається деяка стабілізація ефективності осадження, особливо при низьких початкових концентраціях. Так, при початкових концентраціях іонів цинку на рівні до 10 мг/дм3 залишкові концентрації в діапазоні швидкостей фільтрування 0,2 – 2,0 м/год практично не змінюються.

Рис. 3.10. Вплив швидкості фільтрування розчину через завантаження із гранульованого карбонату кальцію на вихідні концентрації іонів  Zn2+
 (С1– початкова концентрація іонів Zn2+, С1=33,56  мг/дм3; С2– початкова концентрація іонів Zn2+, С2=21,3  мг/дм3; С3– початкова концентрація іонів Zn2+, С3=10,2 мг/дм3)

Було досліджено вплив швидкості фільтрування розчину Zn2+ з фіксованою початковою концентрацією 21,3 мг/дм3 на зміну вихідних показників рН (рис. 3.11.). При цьому спостерігається покращення вилучення іонів Zn2+ зі зменшенням швидкості фільтрування та значне підвищення лужності розчину у процесі пропускання його через карбонат кальцію.

При дослідженні впливу фільтрування розчину іонів Zn2+ через карбонат кальцію встановлено (рис. 3.12), що в результаті фільтрування через завантаження вод із вмістом Zn2+ та з різним показником рН спостерігається переведення рН розчину в лужну область та відбувається нейтралізація.

Рис. 3.11. Вплив фільтрування розчину Zn2+ через завантаження із гранульованого карбонату кальцію (рН – водневий показник розчину Zn2+ , початкове рН= 6,097, початкова концентрація Zn2+С= 21,3 мг/дм3)

Рис. 3.12. Залежність водневого показника вихідного розчину від початкового його значення при фільтруванні через карбонат кальцію (швидкість фільтрування – 0,8 м/год)

На наступному етапі роботи було досліджено ефективність видалення іонів Ni2+ при фільтруванні через гранульований карбонат кальцію. При цьому ми, як і в попередніх дослідах використовували три розчини з різною концентрацією іонів Ni2+.

Було встановлено (рис. 3.13.), що ступінь очищення води від іонів Ni2+в значній мірі залежить від швидкості фільтрування. Так, при початковій концентрації іонів Ni2+ 54,84 мг/дм3 після пропускання розчину через карбонат кальцію концентрація іонів Ni2+ у фільтраті становила 0,95 мг/дм3. При початковій концентрації іонів Ni2+ 21 мг/дм3 після пропускання розчину через карбонат кальцію концентрація іонів Ni2+ у фільтраті становила 0,27 мг/дм3, початковій концентрації іонів Ni2+ 10,62 мг/дм3 після пропускання розчину через карбонат кальцію концентрація іонів Ni2+ у фільтраті становила 0,05 мг/дм3. Так як і у випадку попередніх досліджень з іонами заліза та міді та нікелю, у всіх трьох випадках чим нижчою є швидкість фільтрування, тим ефективніше відбувається очищення від іонів Ni2+.

Рис. 3.13. Вплив швидкості фільтрування розчину через завантаження із гранульованого карбонату кальцію на вихідні концентрації іонів  Ni2+ (С1– початкова концентрація іонів Ni2+, С1=55,84  мг/дм3; С2– початкова концентрація іонів Ni2+, С2=21  мг/дм3; С3– початкова концентрація іонів  Ni2+, С3=10,62 мг/дм3)

Було досліджено вплив швидкості фільтрування розчину Ni2+ з фіксованою початковою концентрацією 21 мг/дм3 на зміну вихідних показників рН (рис. 3.14). При цьому спостерігається покращення вилучення іонів Ni2+ зі зменшенням швидкості фільтрування та значне підвищення лужності розчину у процесі пропускання його через карбонат кальцію.

При дослідженні впливу фільтрування розчину іонів Ni2+ через карбонат кальцію встановлено (рис. 3.15), що в результаті фільтрування через завантаження вод із вмістом Ni2+ та з різним показником рН спостерігається переведення рН розчину в лужну область та відбувається нейтралізація.

Рис. 3.14. Вплив фільтрування розчину Ni2+ через завантаження із гранульованого карбонату кальцію (рН – водневий показник розчину Ni2+, початкове рН = 6,216, початкова концентрація Ni2+ С= 21 мг/дм3)

Рис. 3.15. Залежність водневого показника вихідного розчину від початкового його значення при фільтруванні через карбонат кальцію (швидкість фільтрування – 0,8 м/год)

Чи не найважливішим показником будь-якого сорбенту є сорбційна ємність. Для визначення цього показника для завантаження із гранульованого карбонату кальцію нами проведено фільтрування розчину заліза (ІІІ) через завантаження із гранульованого карбонату кальцію. Результати визначення сорбційної ємності завантаження представлені у вигляді кривої сорбції (рис. 3.16). На основі отриманих результатів встановлено, що 1 г гранульованого карбонату кальцію здатний видалити із водного розчину 86 мг іонів заліза (ІІІ). Оскільки осадження відбувається на поверхні часток то очевидно, що їх розмір варто підтримувати мінімальним, що забезпечить максимальну площу контакту рідини та часток. З іншого боку, зменшення розміру часток супроводжується збільшенням гідравлічного опору фільтру та зниженням його продуктивності. Як показують наші дослідження, розмір часток в діапазоні 0,5 – 1,0 мм є найбільш прийнятним для використання в якості завантаження таких фільтрів, коли забезпечується і достатня швидкість фільтрування і достатня ефективність вилучення важких металів.

Рис. 3.16. Крива залежності вихідної концентрації іонів Fe3+ від об’єму пропущеного розчину (маса завантаження m=20 г, концентрація іонів заліза (ІІІ) – 100 мг/дм3)

Висновки до розділу 3

В результаті проведених досліджень виявлено, що при пропусканні води через завантаження з карбонату кальцію спостерігається зростання значень рН та жорсткості води. Максимальні значення отрамані при низьких швидкостях фільтрування. При цьому при водневому показнику нижче 4,0 відбувається інтенсивне розкладання карбонату кальцію, що супроводжується виділенням вуглекислого газу. Результати, отримані при пропусканні модельних розчинів, що містять іони Fe2+ , Fe3+, Cu2+, Zn2+, Ni2+ показали, що найбільш суттєво на ефективність видалення іонів впливає швидкість пропускання, а саме – при зменшенні швидкості пропускання зростає ефективність очищення.

На основі проведених досліджень можна стверджувати, що за відповідних умов застосування завантаження із карбонату кальцію дозволяж досягти ГДК на скид в каналізаційну систему при швидкостях пропускання нижче 0,5 м/год.

РОЗДІЛ 4

розробка стартап-проекту

4.1 Стартап-проект

У ході аналізу українського ринку очищеня стічних вод було розроблено стартап-проект під назвою –  «WaterCredo» який направлений на запровадження очистки стічних вод підприємств від важких металів за допомогою дешевого та екологічно безпечного матеріалу – карбонату кальцію.

Компанія WaterCredo пропонує легке вирішення проблеми важких металів у стічних водах.

Цільова аудиторією є підприємства стічні води яких забруднені іонами важких металів. До найбільш розповсюджених належать виробництва хімічної, важкої, целюлозно-паперової, гірничої промисловості, металургія, а також тепло- та електростанції.

Оскільки підприємства вище перерахованих галузей промисловості розташовані по всій території України, перспективним є масштабування проекту.

Конкуренти вважаються компанії, що займаються водоочищенням та водопідготовкою: ТОВ НПО "ЕКОСОФТ"; Сервіс-центр "Планета Н2О" (Полтавська область); ПП "Мембранні технології"; ПП "Акватериторія - Волинь" (СВЦ "Аналіз Води"); ТОВ «ХІМІЧНА ФАБРИКА «ОСНОВА»; EKOTON Industial Group, ООО «Эко-Инвест» (Харківська область); ТОВ ВКФ "Екотех" (Одеська область) тощо. Конкурентами можна розглядати компанії, що займаються розробкою та удосконаленням безпосередньо методів виробництва або технологічного забезпечення(обладнання), внаслідок роботи якого відбувається забруднення вод.

Основною конкурентною перевагою «WaterCredo» є застосування відносно дешевого природного матеріалу(крейди) та простота механізму очищення з отриманням низьких концентрацій важких металів на виході.

Недоліками методу очищення є, те що осадження карбонатів металів у вигляді високодисперсної твердої фази вимагає використання високооб’ємних споруд у вигляді відстійників для осадження та розділення фаз. Крім цього, карбонати окремих металів формуються в нейтральному чи слабко лужному середовищі, що при використанні гідрокарбонатів чи обробці кислих вод вимагає додаткової обробки лужними реагентами.

Необхідні витрати вважається оренда приміщень(офіс, склади тощо); зарплата робітникам; рекламна кампанія; закупка реактивів; отримання дозволів, сертифікація працівників [68].

4.2 Аналіз маркетингового середовища проекту

Товаром,  якому присвячено аналіз маркетингового середовища є становка очистки стічних вод підприємств від важких металів за допомогою завантаження з карбонату кальцію.

Товарний портфель (асортимент товарів та послуг) - установки для очищення стічних вод від важких металів

Ресурси і обмеження:

- Трудовий капітал

- Завантаження для очисти(карбонат кальцію)

- Перевірка якості очищеної води.

Товари за задумом – установка для очищення стічних вод підприємств від важких металів за допомогою завантаження з карбонату кальцію.

Товари у реальному виконанні – якісна система очистки, з гарантією на обслуговування(аналіз проб води кожні 6 місяців і заміна завантаження з а необхідності). Простота в експлуатації. Товар з підкріпленням – індивідуальне обслуговування, можливість установки у будь-якій точці країни.

На даний час промисловість стрімко розвивається і нарощує свою потужність. Разом з цим збільшується  викиди у навколишнє середовище. Однією з найбільших проблем є очистка стічних вод підприємств саме від важких металів.

На сьогоднішній день можна спрогнозувати зростання ринку очистки стічних вод в найближчі декілька років. В першу чергу актуальність проявляється в екологічності продукту, який можу використовується у будь-яких галузях промисловості, де передбачена очистка стічних вод. Економічні та соціальні тенденції ринку вказують на те, що він  зростає у зв’язку з потребою очищення стічних вод підприємств. [68].

Таблиця 4.1 – Аналіз внутрішнього маркетингового середовища підприємства

| Внутрішні фактори | Вплив фактору |  | Симптоми проблеми/можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Мала заробітна плата | Кошти будуть витрачені на більш якісну сировину | Мало бажаючих працювати | Продукція буде більш якісною, але присутнє невдоволення працівників, втрата кадрів |
| Великий об’єм замовлень | Можливість більше заробити | Нестача сировини, понаднормово робота | Збільшення виплат за понаднормові години, збільшення обігу продукції, розширення клієнтської бази |
| Недосвідчені нові кадри | можливість «виростити» вузькопрофільного спеціаліста | Не відповідність продукції заявленим параметрам, | Брак продукції, збільшення часу на виробництво, економія на з/п |

Таблиця 4.2 – Підсумкова таблиця факторів політико-правового середовища

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Політико-правове середовище країни-партнера | Продаж товару за кордон | мало країн, яким технологічнопідійдуть наші установки | Необхідність закупки компонентів для виготовлення товару з різних країн |
| Зовнішня політика країни | Продаж товару за кордон | Відносини між країнами | Необхідність реалізації товару в різних країнах |
| Зовнішня політика країни | Закупівля завантаження для очистки | Відносини між країнами | Необхідність закупки компонентів для виготовлення товару з різних країн |

Таблиця 4.3 –  Підсумкова таблиця факторів економічного середовища

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Економічний потенціал країни | участь у державних екологічне програмах | Низька зацікавле-ність держави | Закупівля необхідної продукції у інших країн |

Продовження Табл. 4.3 – Підсумкова таблиця факторів економічного середовища

| Конкуренти, які пропонують більш дешевшу продукцію | Співпраці з подальшою перспективою на створення спільного продукту | Необхідність зниження ціни на свою продукцію | Розроблення системи знижок для компаній-партнерів, зміни у політиці компанії, пере розгляд бізнес-плану |
| --- | --- | --- | --- |
| Необхідність кредитів | Закупка більшої кількості сировини, вчасна виплата заробітньої плати | Вчасна невиплата позики, застава майна | Залучення фінансів від інвесторів |

Таблиця 4.4 – Підсумкова таблиця факторів науково-технічного середовища

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Конкуренти, які створюють продукцію за більш складними технологіями | Переймання досвіду | Зменшення потоку клієнтів | Створення технічних лабораторій по створенню нових технологій Проведення семінарів і обмін досвідом Залучення студентів |

Продовження таблиці 4.4 – Підсумкова таблиця факторів науково-технічного середовища

| Залучення до роботи студентів ВНЗ за спеціальністю | Свіжий, новий погляд на проблему | Неможливість приділяти багато часу роботі | Проведення семінарів та тренінгів, створення конкурсів на кращу пропозицію вирішення певної проблеми |
| --- | --- | --- | --- |

Таблиця 4.5 – Підсумкова таблиця факторів демографічного середовища

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Вихід на пенсію працівників у поважному віці | Новий погляд на роботу | Недосвідчені спеціалісти | Проведення постійних тренінгів для молодих фахівців. Заключити контракт з ВНЗ, який випускає спеціалістів по потрібному профілю та прийняття студентів на практику. |
| Вихід працівників у декретну відпустку | Залучення нових кадрів, можливість взяти студента на нижчу з/п | Необхідність навчати нового спеціаліста | Розподілення обов’язків працівника на час декерету між колегами |

Таблиця 4.6 – Підсумкова таблиця факторів соціо-культурного середовища.

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Непорозуміння між працівниками, що представляють різні культурні класи | Стимул для проведення додаткових тренінгів | Зниження якості роботи | Робити презентації та тренінги |

Таблиця 4.7 –  Підсумкова таблиця факторів природного середовища.

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Відсутіність опалення або водопостачання через аварії | - | Некомфортні умови працівників, погіршення умов зберігання продукції | Встановлення автономного опалення та водопостачання |
| Погана погода | Тестування продукції | Невчасне транспортування товару | Пункти у договорі про можливі додаткові дні поставок |

Таблиця 4.8 – Підсумкова таблиця впливу споживачів

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Ціна більша нижча середню | Більш доступна ціна | Менш якісна продукція | Розробка систем знижок |
| Вузько направлений ринок споживачів | Споживачі знають чого хочуть | Посилюєть-ся конкуренція | Розширення ринку на сусідні держави |
| Індивідуальний підхід | Очистка біду більш якісною | Розрахунки будуть довшими | Залучення спеціальних програм для розрахунку, створення типових схем очистки. |

Таблиця 4.9 –  Підсумкова таблиця впливу конкурентів

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Використання нових технологій | Ваша продукція буде дешевшою | Продукція конкурентів буде більш якісна | Постійний обмін досвідом з науковими-дослідними інститутами; Премії за нововведення, конкурси серед студентів |

Таблиця 4.10 –  Підсумкова таблиця впливу постачальників

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Постачання сировини не в термін | Додатковий час на перевірку всіх інших показників | Замовлення будуть виготовлені не вчасно | Замовлення сировини наперед; враховувати запас часу на доставку сировини |
| Постачання не якісної сировини | Економія на виплатах | Якість очистки буде нижчою | Встановлення штрафів постачальникам за невідповідність сировини, введення контрольного тестування якості при прийомі сировини |

Таблиця 4.11 – Підсумкова таблиця впливу контактних аудиторій

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Реклама у соціальних мережах | Піар, залучення нових клієнтів | Отримання конкурентами інформації про технології | Використання поверхневої реклами, прив’язка до телефонних замовлень; захист інформації. |
| ЗМІ | піар | скандали | Партнерство з певними ЗМІ |

Таблиця 4.12 – SWOT- аналіз.

| Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- |
| - Якісна продукція - Співпраця з спеціалізованими ВНЗ - Ціна нижча ніж у конкурентів - Індивідуальний підхід | - Залежність від постачальників сировини - Конкуренти, які створюють продукцію за більш новітніми та складними технологіями |
| Можливості | Загрози |
| - Заощадження на зарплаті - Навчати «своїх» працівників після ВНЗ | - Вузько направленість рину - Збільшення часу виготовлення продукції у зв‘язку з індивідуальним підходом |

4.3  Формулювання управлінської проблеми

Проаналізувавши вище наведені дані було сформовано головну управлінську проблему: знайти можливість випускати продукцію такої ж якості за ринковою ціною та якісною навчити молодий персонал.

Таблиця 4.13 – Слабкі та сильні сторони альтернативних шляхів.

| Альтернативи | Слабкі сторони | Сильні сторони |
| --- | --- | --- |
| - Зробити систему знижок | Зменшення прибуток | Може урівняти ціни |
| - Проводити тренінги | Затрати часу та коштів | Підвищення кваліфікації персоналу |

Отже, найоптимальнішим шляхом  вирішення управлінської проблеми є – ефективна реклама, вміння навести свої конкурентні переваги  та проведення тренінгів для молодого персоналу.

Висновки до розділу 4

В результаті аналізу маркетингового середовища проекту встановлено:

- З огляду на динаміку, рентабельність та попит на ринку комерціалізація проекту є можливою.

- Зважаючи на потенційні групи клієнтів, бар’єри ринку та конкуренцію, простежуються перспективи розвитку проекту.

- Подальша імплементація проекту є доцільною.

ВИСНОВКИ

В результаті проведення науково-дослідної роботи встановлено:

- При фільтруванні розчинів через завантаження із карбонату кальцію суттєво змінюються характеристики обробленої води – зростають рН, жорсткість та лужність.

- Фільтрування кислих стічних вод характеризується їх нейтралізацією та встановленням в діапазоні початкових рН від 3 до 10,5 рН обробленої води в межах 8-11. При водневому показнику нижче 4,0 спостерігається інтенсивне розкладання карбонату кальцію з виділенням вуглекислого газу.

- В значній мірі на результати фільтрування впливає швидкість пропускання води. Із збільшенням швидкості фільтрування жорсткість води та показники рН знижуються. При низьких швидкостях фільтрування на рівні 0,2-0,3 м/год спостерігається максимальний ріст рН та максимальне значення жорсткості води.

- Встановлено, що описаний метод можна рекомендувати для обробки стічних вод із різним рН та вмістом важких металів, при цьому одночасно відбувається нейтралізація розчинів та переведення рН в лужну область, що сприяє гідролізу іонів важких металів та формуванню їх карбонатів і ефективнішому видаленню різними методами.

- При пропусканні через завантаження із карбонату кальцію модельних розчинів, що містять іони Fe2+ та Fe3+, встановлено, що найбільш суттєво на ефективність їх видалення впливає швидкість пропускання розчину через завантаження. При цьому можна досягти значень ГДК на скид в каналізаційну систему при швидкостях пропускання нижче 0,5 м/год.

- Суттєво на ефективність видалення іонів Fe2+ та Fe3+ впливає початкової концентрації їх в розчині. Із зменшенням початкової концентрації ефективність їх видалення суттєво зростає.

- Результати пропускання через завантаження із карбонату кальцію модельних розчинів, що містять іони Cu2+, Zn2+ та Ni2+ показали, що із зменшенням початкової концентрації ефективність їх видалення також суттєво зростає.

- На основі проведених досліджень можна стверджувати, що за відповідних умов завантаження фільтру із карбонату кальцію може бути досить ефективним для видалення із стічних вод іонів важких металів. Використання повторного фільтрування через завантаження із карбонату кальцію супроводжується незначним ростом рН та практично повним видаленням іонів важких металів.

- Проведені маркетингові дослідження стартап-проекту, розробленого на основі досліджень, показують високий потенціал для впровадження отриманих результатів у виробництво.

перелік посилань

1.  Долина  Л.Ф.  Проектирование  и  расчет  сооружений  и  установок  для  физикохимической очистки производственных сточных вод: Учебное пособие. – Д.: Континент, 2004. - 127 с. 
     2. Святохина В.П., Исаева О.Ю., Шамуратова А.С, Пестриков С.В., Красногорская Н.Н. Расчет  рН  осаждения гидроксидов тяжелых металлов // Башкирский химический журнал. – 2001. –Т. 8. – №4. – С. 24-25.

3. Долина Л.Ф.Современная техника и технологии для очистки сточных вод от солей тяжелых металлов: Монография. – Дн-вск.: Континент, 2008. 254 с. ISBN 966-8737-53-

4. Международная  научно-техническая  конференция «Экология  химических  производств». Сборник тезисов и докладов. Украина, Северодонецк, 4-7 октября 1994 г. – Мн.: РИЦ «Физ-интер», 1994. - 268 с.

5. Красногорская Н.Н., Пестриков С.В., Святохина В.П., Физико-химический анализ реагентного метода удаления ионов тяжелых металлов из сточных вод// Вестник УГАТУ. – 2001.  – №2. – С. 51-57.

6.  Запольський А. К., Мішкова-Клименко Н. А., Астрелін І. М., Брик М. Т., Гвоздяк П. І., Князькова Т. В. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод. Підручник. – К.: Лібра, 2000.-552 с.

7. В. О. Смирнов, В. С. Білецький. Флотаційні методи збагачення корисних копалин. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2010. — 492 с.

8. Святохина В.П., Пестриков С.В., Красногорская Н.Н Экологические проблемы загрязнения окружающей среды тяжеллыми металлами// Экология, труд, здоровье. Взгляд в ХХІ век.: Материаллы Всерросийской науч.-практич. конф. Ч. П. – Уфа: УНИИ МТ и ЭИ, 1990.– С. 18-19.

9. Святохина В.П., Фахрисламов Р. Г., Пестриков С.В., Красногорская Н.Н. О низкой єфективности реагентного метода для никельсодержащих сточных вод // Прогрессивная технология и вопросы экологии в гальванотехнике и производстве печатных плат.: Сб. материаллов Всеросийской конф.- Пенза: ПДЗ, 2000. - .С.44-45.

10. Канализация населенных мест и промышленных предприятий: Справочник проектировщика / Под общ. ред. В. Н. Самохина. – М.: Стройиздат, 1981.-639 с.

11. Методы очистки производственных сточных вод: Справочн. пособие / А. И. Жуков, И. Л. Монгайт, И. Д. Родзиллер.  – М.: Стройиздат, 1977. - 208 с.

12. Запольский А. К., Образцов В .В. Комплексная переработка сточных вод гальванического производства. – К.: Техника, 1989. - 199 с

13. Технические записки по проблемам воды: Пер. с англ. В 2-х т. / К. Барак, Ж. Бебен, Ж. Бернар и др. // Под ред. Т. А. Карюхиной, И. Н. Чурбановой.  – М.: Стройиздат, 1983.64.  Удаление металлов из сточных вод. Нейтрализация и осаждение / Под ред. Кушни Дж. К. / США, 1984: Пер. с англ.. Маслова С. А. / Под ред. Заикова Г. Е. – М.: Металлургия, 1987. 176 с.

14. Аширов А. Ионообменная очистка сточных вод, растворов и газов. Л.: Химия, 1983. 295 с.

15. Пляцук, Л.Д. Аналіз технологій очистки гальванічних стоків в Україні/ Л.Д. Пляцук, О.С. Мельник // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. — 2008. — №2. — С. 116-121.

16. Гребенюк В. Д., Жигинас Л. Х. Электрохимическая очистка воды.//ХиТВ. – 1998. – Т. 20, – № 2. - С. 152-164.

17. Международная экологическая ассоциация «Интервир» Украина – Словакия – Россия. Комплексная физико-химическая и биологическая очистка сточных и природных вод. – Ровно.- 2002.

18. Проспект научно-технического объединения «Водные экотехнологии – XXI».- Ровно.- 2006.

19. Очаков В. В., Адамова К. С. Электрохимическая очистка минерализованных фенолсодержащих геотермальных вод // ВСТ. - 1998. - № 7. - С. 24-25.

20. Электрофлотационный  способ  очистки  сточных  вод  гальванических  производств//ВСТ.- 1997.- №8.

21. Лукашевич О. Д., Мынка А. А., Попов В. К. Глубокая доочистка сточных вод электрохимическими методами//ВСТ. - 1995. - № 7. - С. 12-15.

22. Комбинированный горизонтальный флотатор-отстойник с камерой хлопьеобразования и электрокоагулятором для очистки поверхностных и производственных сточных вод // ВСТ.- 1992. - №11-12.

23. Мельник, Е.С. Оптимизация процессов электрокоагуляции сточных вод гальванического производста / О.С. Мельник, Л.Д. Плящук // Вісник СумДу. «Серія. Технічні науки". – 2009. – № 1. – С. 200-204.

24. Кочетов, Г.М. Комплексная очистка сточных вод промышленных предприятий с регенерацией тяжелых метал лов / Г.М. Кочетов // Экотехнология и ресурсосбарежение. Институт газа НАНУ. – 2000. – №4 – С. 41-43

25. Яковлев С. В.  Водоотводящие системы промышленных предприятий: Учеб. для вузов/ С.  В.  Яковлев,  Я.  А.  Карелин,  Ю.  М.  Ласков,  Ю.  В.  Воронов // Под  ред. С. В. Яковлева. – М.: Стройиздат, 1990.-511 с.

26. Мацнев А. И. Водоотведение на промышленных предприятиях. – Львов.: Вища шк.. Изд-во при Львов. ун-те, 1986. - 200 с.

27. Долина Л. Ф. Сорбционные методы очистки производственных сточных вод: Учебное пособие. – Д.: ДИИТ. - 2000. - 84 с.

28. Ахмедов М. И. и др. Исследование сорбции рубидия и цезия из хлоридных вод фосфатными сорбентами // ХиТВ.- 1996. - Т. 18,- № 1,           С. 53-59.

29. Большаніна С.Б. Очищення стічних вод гальванічних виробництв сорбційними методами / С.Б. Большаніна, Г.М. Гурець, Д.С. Балабуха, Д.В. Міляєва // Екологічна безпека № 1/2014 (17)

30. Mendez Ana, Gasco Gabriel. Optimization of water desalination using carbon – based adsorbents // Desalination. – 2005. – 183, №1 – 3. − С.249 – 255.

31. Разработка технологического процесса очистки сточной воды гальванического производства / И.С. Курцхалия, Н.Е. Енукидзе, З.М. Симония [и др.] // Изв. АН Грузии. Сер. Хим. – 2005. 31. − № 1 – 2. – С. 24 – 29.

32. Zhang Sheng, Li Rigang.  Shanxi daxue xuebao. Ziran kexue ban // I. Shanxy Univ, Natur. Sci. Ed. – 2004. 27. − №3. – С.313 − 315.

33. Fan Huan – Jung, Anderson Paul R. Copper and cadmium removal by Mn oxide – coated granyal active carbon // Separ. And Purif. Technol. – 2005.45. − №1. – С.61–67.

34. Yantasec W., Lin Y., Fryxell G.E., Alford K.L., Busche B.I., Lohnson C. D. Selective removal of copper (II) from aqueous solution using fine – grained activated carbon functionalized with amine // Ind. And Eng. Chem. Res. – 2004. – 43, №11. С. 2759 – 2764.

35. Grabas Kazimierz, Steininger Mieczystaw. Usuwanie melali ciezkich mineralno – weglowych z wykorsystaniem modyfikowaniych adsorbentom mineralno – weglowych “Hydrosorb” // Przem. Chem. – 2005. – 84, №3. – С. 179 – 183.

36. Дормачьова В.А. Очистка сточных вод от тяжелых металлов при использовании сорбентов из бурых углей Иркутского угольного басейна / В.А. Дормачьова // Безопасность жизнедеятельности – 2005, − №6. – С. 11 – 14.

37. Грищенко Э.С. Иследование и разаработка угольно–сорбционной технологи очистки сточных вод от тяжелых цветных металов: автореф. дис. на соиск. уч. сжен. канд. техн. наук: 2005–Иркут.гос.техн.ун−т, Иркутск.–2005–С.19.

38. Shukla Shyam., Yu Li Jia. Removal on nickel from agueous by sawdust // Hazcrdous Mater/ − 2005/21 . − № 1 – 3. – С.243 – 246.

39. Сорбционные методы в процессах очистки воды // Водоочистка. – 2005. − №6. – С. 3 – 7.

40. Жукова И.Л. Способ очистки хромосодержащих сточных вод модифицированной древесиной / И.Л. Жукова, С.Е. Орехова, Л.Н. Новикова // Весці НАН Беларусі. сер. хім. Н – 2005. − №3. – С. 106 – 109,128.

41. Извлечение ионов тяжелых металлов из сточных вод гальванического производства: сборник тркдов международной научно–технической конференция [«Актуальные проблемы переработки льна в современных условиях»], (Кострома, 7 − 8 окт., 2004 г.) Лен. : Кострома:  изд – во КГТУ – 2004. – С.105 – 106.

42. Фитосорбент для сорбции / [Величко Б.А., Венскиц Н.У., Абрамова Г.В., Шутова Л.А.]. – М.: 2004, янв. – С. 33 − 34, 49.

- Климова Г.М., Поглощение из воды ионов тяжелых металлов сорбентами но основе слоистых силикатов, модифицированных поли фосфатами / Галина Климова, Юрий Тарасевич.// Химия и технолог.воды.–1992.–Т.14, №12.–С.929.

- Неорганические сорбенты на основе фосфата титана для очистки промышленных растворов и сточных вод // Прогресс. природоохран. технолог., разраб. АН УССР – Киев, 1990. − С.104.

- Оценка эффективности действия неорганических сорбентов в процессах глубокой очистки сточных вод гальванических производств Тр. межотрасл. науч. – техн. конф. «Безотходные технологии химических, нефтехимических, гальванических производств и в стройиндустрии» (ресурсосбережение – 90). – Куйбышев. – 1990. – С.73.

- Dukhin Andrei, Dukhin Stanislav,Goetx Philip. Method of the removal of heavy metals from agueous solution by means of silica as an adsorbent in counter−flow selective dialysis / Dispertion Technology.  Пат. 6858/47 США, МПК В 01 D 11/00. заявл. 03.08.2001; опубл. 22.02.2005; НПК 210/644.

- Петров Е.Г. Сорбционная технология очистки производственных и поверхностно – ливневых стоков / Евгений Петров, Денис Киричевский // ВСТ: Водоснабж. и сан. техн. – 2005. − №6. – С.34 − 36,48.

- Абалдуева Е.К. Извлечение ионов хрома и меди из сточных растворов волокнистым сорбентом / Екатерина Абалдуева, Татьяна Дружинина // Хим. технол. – 2005. – №12. – С. 41−45,48.

- Dhakel Rabindra Prasad, Ghimire Kerad Nath, Inoue Katsotushi, Yoho Nasayuki, Makino Kenjiro. Acidic polusacharide gels for selective adsprption of lead (II) ion. // Separ. and  purify. technol. – 2005. 42. № 3. – С.219 – 225.

- Capasso Renato, Pigna Massimo, de Martino Antonio, Pucci Marianna, Sannino Filomena, Violante Antonio. Potential temediarion of waters contaminated with Cr (III), Cu and Zn by sorption on the organic polymeric fraction of olive mill wastewater (polymerin) and its derivatives//Environ Sci. and Technol.–2004. 38.−№19.–5170 р.

- А.Шевченко, Ю.Шерстюк, Н. Чернова. Напрямки очищення природних вод від сполук заліза та марганцю А.Шевченко, Ю.Шерстюк, Н. Чернова //Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки:  м. Київ, 2015 р. К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 44-45с.

- Поляков В.Е. Очистка артезианской воды от ионов марганца и железа с использованием модифицированного клиноптилолита / В.Е. Поляков, И.Г. Полякова, Ю.И. Тарасевич // Химия и технология воды. – 1997. – 19,No 5. – С. 493 – 505.

- Michel M.M. Charakterystyka chalcedonitu ze złoża Teofilów pod kątem możliwości wykorzystania w technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków / M.M. Michel // Gospodarka Surowcami Mineralnymi. – 2011. – 27, N 1. – S. 49 – 67.

- Кипель О.В., Шамуратова А.С., Фахрисламов Р. Г., Святохина В. П., Пестриков С.В., Очистка сточных вод от токсичных солей, никеля меди и цинка // Наука-образование-производство в решении экологических проблем.: Материалы докл. Международной науч.-техн. Конф. –Уфа: УГАТУ, 1999. – С. 92-94.

- Святохина В.П., Шамуратова А.С., Пестриков С.В., Красногорская Н.Н Анализ условий очистки сточных вод от токсичных солей цинка путемосаждения // Хозяйстенно-питьевая и сточные пробы очистки и использования:. Сб. Материалов Междунакодно-практич. конф. – Пенза: ПДЗ, 2000. – С. 109 -111.

- Н. Чернова, І. Якопова, Д. Климчук. Біологічні методи видалення сполук заліза та марганцю з природних вод/ Н. Чернова, І. Якопова, Д. Климчук//Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки:  м. Київ, 2015 р. К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 16-17с.

- Геохімічна діяльність мікроорганізмів та її прикладні аспекти: Навч. посібник / І.П. Козлова, О.С. Радченко, Л.Г. Степура, Т.О. Кондратюк, А.І. Піляшенко-Новохатний. – К.: Наук. думка, 2008. – 528 с.

- Очистка производственных сточных вод: Учеб. пособие для вузов / Яковлев С. В. и др. // Под ред. Яковлева С. В. – 2-е изд. – М.: Стройиздат, 1985. - 335 с.

- Биологическая очистка хромсодержащих промышленных сточных вод / Квасников Е. И., Серпокрылов Н. С. и др. / Под ред. Квасникова Е. И., Серпокрылова Н. С.; АН УССР // Ин-т  микробиологии  и  вирусологии  им.  Д.  К.  Заболотного.-  К.:  Наукова думка, 1990. - 112 с.

- Юрьев Б. Т. Аппараты и установки для аэрирования и очистки сточных вод. – Рига, Информагропром, 1991.-234.

- Использование  биотехнологии  очистки  сточных  вод  от  ионов  тяжелых  металлов. Дмитренко Г.Н., Овчаров Л.Ф. и др.//ХиТВ, 1997, т. 19, №5, с. 544-548.

- Вплив аерації та електролізу на зниження вмісту заліза / М. Д. Гомеля, І. М. Трус, В. М. Грабітченко // Екологічна безпека. - 2014. - Вип. 1. - С. 78-82. -

- Л.О. Штриплинг, Ф.П. Туренко Основы очистки сточных вод и переработки твердых отходов Учебное пособие – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2005. – 192 с.

- Кульський Л.А., Левченко ТМ., Петрова М.В. Хімія і мікробіологія води. К,: Виша школа. 1967 – 115с.

- Schöller M., van Dijk J. C., Wilms D. Recovery of heavy metals by crystallization // Metal Finish., 1987. – 85, №11. – P. 31 – 34

- В.Б. Алесковский, В. В. Бардин, М. И. Булатов и др. Физико-химические методы анализа. Практическое руководство: Учеб. пособие для вузов. под ред. В. Б.Алевского – Л., Химия, 1988. – 376 с.

- Практикум по физико-химическим методам анализа / Под ред. О. М. Петрухина – М.: Химия. 1987. – 248 с.

- Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с