НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

| «На правах рукопису» УДК 676 | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ М. Д. Гомеля «___»_____________2019 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»

на тему: «Отримання волокнистих напівфабрикатів високого виходу з однорічних рослин для виробництва пакувальних видів паперу та картону»

Виконав:

студент II курсу, групи ЛЦ-71мн

Єрмак Іван Олександрович	__________

Керівник:

Доцент, к.т.н, доцент,

Черьопкіна Романія Іванівна	__________

Консультант з математичної обробки:

Доцент, к.т.н., старший науковий співробітник,

Плосконос Віктор Григорович	__________

Рецензент:______________________________________             __________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент Єрмак І. О. _____________

Київ – 2019 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-науковою програмою

Спеціальність (спеціалізація) – 161 Хімічні технології та інженерія (Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________М. Д. Гомеля

«___»_____________2019 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Єрмаку Івану Олександровичу

1. Тема дисертації «Отримання волокнистих напівфабрикатів високого виходу з однорічних рослин для виробництва пакувальних видів паперу та картону», науковий керівник дисертації Черьопкіна Романія Іванівна, доцент, к.т.н,, затверджені наказом по університету від «13» 03 2019 р. №  881 – с

2. Термін подання студентом дисертації    13.05.2019 р

3. Об’єкт дослідження: волокнисті напівфабрикати отримані із соломи ріпаку під час варіння натронно-содовим способом.

4. Предмет дослідження: солома ріпаку, технологічні режими натронно-содового варіння.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити: вивчити хімічний склад стебел ріпаку, провести натронно-содове варіння; дослідити вплив основних технологічних параметрів на процес одержання волокнистих напівфабрикатів та їх показники якості; розробити математичну модель щодо параметрів одержання волокнистих напівфабрикатів з використанням методів математичного планування експерименту; дослідити паперотворні властивості отриманих напівфабрикатів; обгрунтувати доречність використання отриманих напівфабрикатів у виробництві пакувальних видів картону.

6. Орієнтовний перелік графічного (ілюстративного) матеріалу: хімічний склад стебел ріпаку; фізико – механічні показники волокнистих напівфабрикатів із стебел ріпаку; показники міцності пакувальних видів картону.

7. Орієнтовний перелік публікацій:

Отримано патент на корисну модель, № 133810; подано тези на ХХ міжнародну науково – практичну конференцію, 23-24 травня, студентів, аспірантів і молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство.»; подано заявку на авторське право; подано патент на корисну модель «Спосіб лужної делігніфікації сировини».

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Математична обробка | доц., к. т. н. Плосконос В. Г. | 29.04.19 |  |

9. Дата видачі завдання      11 лютого 2019 року_______________________-

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вибір теми магістерської дисертації (з науковим керівником) та затвердження її на засіданні кафедри | 11.03 – 14.03 |  |
| 2 | Розроблення змісту (плану) магістерської дисертації | 14.03 – 18.03 |  |
| 3 | Літературний огляд за темою дослідження та аналіз | 19.03 – 21.03 |  |
| 4 | Обгрунування методики проведення досліджень | 22.03 – 23.03 |  |
| 5 | Підготовка експериментальної частини та погодження його змісту з науковим керівником | 24.03 – 16.04 |  |
| 6 | Оформлення ілюстративного матеріалу | 17.04 – 27.04 |  |
| 7 | Розроблення розділу стартап | 28.04 – 04.05 |  |
| 8 | Оформлення магістерської дисертації та подача науковому керівнику | 05.05 – 13.05 |  |

Студент 		І. О. Єрмак

Науковий керівник дисертації	Р. І. Черьопкіна

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація: 105 стор., 44 рис., 15 табл., 40 першоджерел, 4 додатки

Актуальність теми: розширення сировинної бази вітчизняної     целюлозно-паперової промисловості, за рахунок використання доступної альтернативної сировини у вигляді відходів виробництв аграрного сектору України.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами: представниками асоціації українських виробництв целюлозно-паперової галузі “Укрпапір” та фінською компанією “JakoPoyry” з метою внесення пропозицій в стратегічну програму розвитку целюлозо-паперової промисловості України на період до 2020 р.

Мета і задачі дослідження: отримання волокнистих напівфабрикатів високого виходу із стебел ріпаку, для використання у процесі виготовлення пакувальних видів паперу та картону.

Об’єкт дослідження: волокнисті напівфабрикати, отримані із стебел ріпаку варінням натронно-содовим способом.

Предмет дослідження: стебла ріпаку, технологічні режими натронно-содового варіння.

Методи дослідження: приготування варильних розчинів проводили за стандартними методиками. Для варіння використовували кислототривкі автоклави, які завантажували у гліцеринову баню.

Для визначення показників міцності отриманих волокнистих напівфабрикатів використовували стандартні фізико-механічні, фізико-хімічні та хімічні методи. Вихід волокнистих напівфабрикатів визначали гравіметричним методом.

Для отримання математичної залежності результатів варіння від основних технологічних факторів та умов за яких проводили варіння застосовано метод математичного моделювання.

Наукова новизна одержаних результатів: розроблено та запатентовано вплив умов та температурного режиму натронно-содового варіння на отримання волокнистих напівфабрикатів високого виходу із стебел ріпаку для використання його у процесі виготовлення пакувальних видів картону. Встановлено вплив температури, просочування і каталізатора на вихід та фізико-механічні показники волокнистих напівфабрикатів. Експериментально показано доцільність використання волокнистих напівфабрикатів, одержаних із однорічних рослин для виготовлення пакувальних видів картону.

Практичне значення одержаних результатів: дослідження дають можливість покращити ситуацію, збільшенням виробництва первинного волокна, яке майже не виготовляється целюлозно-паперовою промисловістю України, за рахунок його доступності та економічної ефективності його виробництва.

Розроблено та обґрунтовано режими за яких одержують волокнисті напівфабрикати високого виходу із недеревної рослинної сировини натронно-содовим варінням, які можна буде використовувати для виготовлення пакувальних видів картону.

Публікації: за темою отримано 1 патент та подано 1 патент на корисну модель України. Отримано 1 тез. Отримано 1 авторське право.

НЕДЕРЕВНА РОСЛИННА СИРОВИНА, СТЕБЛА РІПАКУ, НАТРОННО-СОДОВЕ ВАРІННЯ, ПРОСОЧУВАННЯ, АНТРАХІНОН, ВОЛОКНИСТИЙ НАПІВФАБРИКАТ, ГАРЯЧЕ РОЗМЕЛЮВАННЯ, ХОЛОДНЕ  РОЗМЕЛЮВАННЯ, КАРТОН

ABSTRACT

Master's thesis: 105 p., 44 fig., 15 tab., 40 sources, 4 addition

Еlevance of the theme: improvement of the raw material base of the domestic pulp and paper industry, due to the use of available alternative raw materials in the form of industrial waste from the agrarian sector of Ukraine.

Relationship of work with scientific programs: plans and topics by the representatives of the association of Ukrainian pulp and paper industry Ukrpapyr and the Finnish company JakoPoyry in order to make proposals in the strategic program of development of the pulp and paper industry of Ukraine for the period till 2020.

Purpose and objectives of the research: obtaining fiber high-yield semifinished products from rape stalk, for use in the process of manufacturing packaging types of paper and cardboard.

Object of study: fiber semi-finished products obtained from rape stalk by cooking by sodium-sodic method.

Subject of research: rape stalk, technological regimes of soda-sodic cooking.

Methods of research: cooking solutions were made according to standard techniques. Acid-resistant autoclaves were used for cooking, which were loaded into a glycerine bath.

Standard physic-mechanical, physic-chemical, and chemical methods were used to determine the quality indices of fibrous semi-finished products. The yield of fibrous semi-finished products was determined gravimetrically.

To obtain the mathematical dependence of the cooking results on the main technological factors and conditions under which the pulping was carried out, the method of mathematical modeling was applied.

Scientific novelty of the obtained results: developed and patented influence of conditions and temperature regime of sodium soda cooking on the production of fiber high-yield semifinished products of rape stalk for use in the process of manufacturing of packaging types of cardboard. The influence of temperature, impregnation and catalyst on output and the physical and mechanical parameters of fibrous semi-finished products are established. The feasibility of using fibrous semi-finished products derived from annual plants for the production of packaging types of cardboard has been experimentally demonstrated.

The practical significance of the results obtained: studies provide an opportunity to improve the situation by increasing the production of primary fiber, which is almost not manufactured by the pulp and paper industry of Ukraine, due to its availability and economic efficiency of its production.

The modes for obtaining fibrous semi-finished products of high yield from non-wood vegetable raw materials by sodium-sodic pulping can be developed and substantiated, which can be used for the production of packaging types of cardboard.

Publications: on the topic received 1 patent and filed 1 patent for the utility model of Ukraine. 1 thesis received. 1 copyright was obtained.

NON-WOOD PLANT MATERIAL, RAPESEED STALK, SODA-SODIC PULPING, SATURATION, ANTRAHINON, FIBROUS SEMI-FINSHED PRODUCT, HOT ROLLING, COLD ROLING, CARDBOARD

ЗМІСТ

ВСТУП	13

1 ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД	15

1.1 Використання та загальна характеристика недеревної рослинної сировини	15

1.2 Ріпак як сировина для виробництва волокнистих напівфабрикатів	17

1.3 Хімізм натронно-содового варіння	19

1.4 Використання антрахінону за лужного варіння як каталізатора делігніфікації	23

1.5 Огляд літературних джерел про дослідження та використання натронного та натронно-AQ варіння	24

1.6 Теорія гарячого розмелювання волокнистих напівфабрикатів	29

1.7 Огляд літературних джерел про дослідження та використання стебел ріпаку як сировини для целюлозно-паперовій промисловості	30

2 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ	41

2.1 Методика проведення варіння та фізико-механічних випробувань отриманих напівфабрикатів	41

2.2 Визначення фізико-механічних показників міцності отриманих волокнистих напівфабрикатів	47

2.3 Визначення фізико-механічних показників зразків картону із волокнистих напівфабрикатів отриманих з соломи ріпаку	47

3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА	50

3.1 Визначення хімічного складу стебел ріпаку	50

3.2 Одержання волокнистих напівфабрикатів із стебел ріпаку натронно-содовим способом варіння	51

3.3 Аналіз відпрацьованих щолоків за натронно-содового варіння стебел ріпаку	60

3.4 Результати мікроскопічних досліджень отриманих волокнистих напівфабрикатів	62

3.5 Визначення довжини волокон отриманих волокнистих напівфабрикатів з використанням приладу Каяні	64

3.6 Дослідження зразків картону, виготовлених з композиції макулатури та волокнистих напівфабрикатів	66

3.6.1 Дослідження зразків картону, виготовлених з макулатури та волокнистих напівфабрикатів, отриманих за температури варіння 110 °С	66

3.6.2 Дослідження зразків картону, виготовлених з макулатури та волокнистих напівфабрикатів, отриманих за температури варіння 140 °С	70

3.6.3 Дослідження зразків картону, виготовлених з макулатури та волокнистих напівфабрикатів, отриманих за температури варіння 165 °С	78

4 МАТЕМАТИЧНА ОБРОБКА	86

4.1 Вибір факторів, визначення інтервалів їх варіювання та вибір параметрів оптимізації	86

4.2 Розроблення матриці та математичних моделей отриманих результатів на базі експериментальних досліджень	86

5 РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ	91

ВИСНОВКИ	99

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	101

ДОДАТКИ……………………………………………………………………..106

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ

ВНФ – волокнистий напівфабрикат

ЦПП – целюлозно-паперова промисловість

НДРС – недеревна рослинна сировина

AQ – антрахінон

ЦРА – центробіжно-розмелювальний апарат

ЛА-1 – листовідливний апарат

РД – Розривна довжина

# ВСТУП

Нині в більшості провідних країн світу взятий курс на зменшення або на повну відмову від використання поліетиленових пакувальних матеріалів. Замість них пріоритет надається більш екологічним матеріалам, що біорозкладаються таким як папір, картон та ін.. Цих світових тенденцій дотримується і Україна, де також приділяється багато уваги екологічним питанням. На законодавчому рівні поступово вводиться заборона на використання поліетилену, що сприяє зростанню потреб у екологічній пакувальній продукції. Зростання обсягів виробництва пакувальних матеріалів в Україні ставить ряд завдань пов’язаних з пошуком доступної сировини для вітчизняних виробництв.

На даний момент основною сировиною целюлозно-паперової промисловості (ЦПП) України є макулатура. Але постійний ріст попиту на цю сировину та низька культура населення щодо збору вторинної сировини впливає на її ціну та доступність. Оскільки макулатура використовується циклічно до 5 – 10 разів, це призводить до незворотних процесів зміни волокон. Поступово зменшується довжина волокна, вони старіють і піддаються процесу ороговіння та втрачають гнучкість. Тому є необхідність використання нових джерел сировини для картонної галузі України [1].

Світові тенденції свідчать про великий ріст використання волокнистих напівфабрикатів виготовлених із недеревної рослинної сировини. Лідерами в цьому виступають Китай та Індія. Китай виробляє 77 % від світового об’єму волокнистих напівфабрикатів, отриманих з альтернативної сировини. Основною сировиною для них виступають бамбук та солома рису [2]. Також в світі проводиться велика кількість досліджень пов’язаних з використання місцевих видів недеревної сировини для потреб паперової та картонної галузей.

З аналізу стану аграрного сектору, Україна знаходиться на четвертому місці у світі за культивацією олійних культур, а саме соняшнику, ріпаку, сої, льону та ін., що складає великий потенціал сировини у вигляді відходів соломи, стебел для отримання первинних волокон.

Станом на 2018-2019 рік, ріпак є другою в Україні олійною культурою, після соняшнику, за площею посіву. У 2017-му році площа посіву ріпаку складала 789 тис. га., а у 2018-му році площа посівних угідь під вирощування ріпаку збільшилася на 23,5 % і становила 974 тис. га.. За прогнозами з кожним роком вона буде збільшуватися [3].

Попередніми дослідженнями, проведеними вченими всього світу показано, що за хімічним складом та морфологічною будовою стебла ріпаку мають великий потенціал щодо використання в якості волокнистих напівфабрикатів [4-8].

Все це дає підстави вважати, що стебла ріпаку є доступною місцевою сировиною, з якої можна отримувати волокнисті напівфабрикати (ВНФ), що дозволить частково відновити втрачений потенціал макулатури шляхом змішування з первинним волокном, або повністю замінити її у пакувальних видах картону. Волокнисті напівфабрикати із ріпаку покращать якість готової продукції та вирішать ряд проблем з утилізацією відходів аграрної промисловості [7].

У Дерективі Європейського Союзу серед критеріїв оцінки доступних технологій визначено використання речовин, які мають найменший шкідливий вплив на людину та навколишнє середовище з можливістю регенерації та рециклінгу речовин, які використовуються в процесі [9]. До таких процесів відносять натронно-содовий спосіб переробки рослинної сировини з мінімальною кількістю відходів за рахунок підвищення виходу напівфабрикатів та повторного використання відпрацьованих розчинів.

Метою даної магістерської дисертації є одержання волокнистих напівфабрикатів високого виходу з однорічних рослин екологічно чистим способом для виробництва пакувальних видів картону.

# 1 ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

## 1.1 Використання та загальна характеристика недеревної рослинної сировини

В останні роки з'явилися три основні проблеми, які ускладнюють розвиток паперової промисловості – це брак ресурсів, забруднення навколишнього середовища та рівень технічного обладнання [10]. Треба зазначити, що недеревні волокна мають багате різноманіття властивостей у фізичних і оптичних аспектах, які могли б бути використані для поліпшення готової продукції [11]. Проте в усьому світі на недеревне волокно припадає лише невелика частка сировини з якої виготовляють папір та картон [11]. Але у деяких країнах, що розвиваються, близько 60% целюлозного волокна отримують з недеревних матеріалів, таких як багаса, кукурудзяна солома, бамбук, очерет, трава, джут, льон, сизаль і так далі. Зокрема, в Китаї та Індії 70% сировини, що використовуються в целюлозній промисловості, виготовляють з НДРС, включаючи солому зернових і багасу [12], і ці дві країни виготовляють 80% від загального обсягу виробництва недеревної целюлози [13].

У світі є велика кількість недеревних рослин придатних для використання в ЦПП, сюди також включають щорічні відходи сільського господарства,  культивацію технічних культур і т.д.. Але, наприклад, у Китаї через збільшення обсягів використання макулатури та деревної целюлози, обсяги виробництва недеревної маси в останні роки змінилися, відсоток солом’яної маси знизився із 77,2% у 2004 році до 44,4% у 2015 році, в той же час відбувся різкий ріст виробництва волокнистих напівфабрикатів з бамбуку, а саме целюлози від 2,7% у 2000 році до 21,4% у 2015 році [14 ; 15].

Недеревну рослинну сировину, яка використовується в ЦПП умовно поділяють на чотири категорії [16]:

- стеблові волокнисті матеріали – до них входять певні рослини, в яких основну частину об’єму складають міжвузля та вузли, з котрих саме і відбувається ріст міжвузля, відповідно, і утворення самого стебла, ці рослини фактично можна назвати стебловим. В стеблі таких рослин вміст целюлози становить приблизно 50 %, залежно від виду сировини;

- луб’яні волокнисті матеріали – до цієї сировини відносять рослини, судинна система яких дуже сильно розвинена;

- волокнисті матеріали насінного покрову – до цієї категорії можна віднести такі рослини як бавовна;

- волокнисті матеріали на основі листків – листя певних недеревних рослин особливо цінні, до них входять, наприклад листя банану, цукрової тростини, які мають високий вміст целюлози.

Недеревні рослинні волокна мають ряд певних переваг як сировина для ЦПП. По-перше, недеревна рослинна сировина (НДРС) порівняно з традиційною деревною сировино має значно менший вміст лігніну, також це ресурс, який відноситься до щорічно відновлювальних. По-друге, НДРС можна обробляти за нижчих температур з меншою витратою хімікатів. По-третє, невеликі фабрики можуть бути адаптовані для виробничих процесів, також варіння НДРС доволі легко запроваджувати та гнучко перепрофільовувати на виробництвах, що вже працюють. Важливим є використання НДРС, а саме відходів сільського господарства, що може приносити додатковий дохід від культивації сільськогосподарських рослин [17; 18].

Сам процес делігніфікації НДРС відрізняється від аналогічного процесу для деревної сировини, оскільки структура лігніну НДРС відрізняється від структури лігніну деревної сировини, тому процес делігніфікації проходить легше та швидше. Швидкість делігніфікації пов’язана з тим, що в лігніні НДРС високий вміст фенол-гідроксилу та кислотних груп, які легко гідролізують, ліофільні та легкорозчинні у лужному середовищі. Крім того, лігнін НДРС має малу молекулярну масу та високу дисперсність, що також пояснює чому лігнін так легко видаляється з НДРС. В основному варіння НДРС проводять за лужних способів варіння. Також важливий факт, що вміст лігніну у НДРС менший, а от геміцелюлоз, навпаки, більший порівняно з деревною сировиною [16].

Геміцелюлози НДРС характеризуються невеликою молекулярною масою і низьким ступенем полімеризації. Основним компонентом є розчинний у лугах ксилан, який легко розкладається і розчиняється у ході варіння з підвищенням температури до 100 °С, що супроводжується зниженням вмісту лігнін-вуглеводного комплексу (LCC). Розчинення геміцелюлоз може також відкривати канали для проникнення варильного розчину і розчинення лігніну, тим самим сприяючи видаленню лігніну з клітинних стінок сировини. [16]

У ході досліджень було встановлено, що паперотворні властивості волокнистих напівфабрикатів з НДРС значною мірою визначаються розмірами і морфологічною будовою окремих частин сировини та їх хімічним складом; режимами та способом варіння вихідної сировини для отримання ВНФ; ступенем делігніфікації сировини та отриманим виходом. Волокнисті напівфабрикати отримані з НДРС піддаються більш швидкому розмелюванню, у порівнянні з деревною сировиною. Їх жирність більша, у порівнянні з ВНФ виготовленими з деревної сировини, що можна пояснити меншою довжиною волокон НДРС та переварюванням дрібних клітин, що знаходяться в стеблах, вузлах та колоссях рослин. До переваг використання ВНФ з однорічних рослин і відходів сільського господарства у виробництві паперу і картону можна також віднести такі: підвищення економічності виробництва внаслідок меншої їх собівартості порівняно з деревною целюлозою; зниження енерговитрат на розмелювання приблизно на 25-30 %; зменшення приблизно в два рази витрати клеїв порівняно з композицією паперу із деревної целюлози [19].

## 1.2 Ріпак як сировина для виробництва волокнистих напівфабрикатів

Ріпак відноситься до експортно-орієнтованих культур. Це означає, що  успішність його культивації прямо пропорційно залежить від цін на світовому ринку, а також від вартості його культивації в країні. Згідно з результатами дослідження ринків, до 2020 р. очікується прибуткове виробництво ріпаку, що свідчить про збільшення кількості відходів, в тому числі соломи, під час його вирощування.

Ціна експорту насіння ріпаку станом на 2015 р. становила 397,3$ за 1т і вона постійно зростає, станом на травень 2018-го р. ціна за одну тонну вже становила 434,7$ [3].

За обсягами виробництва олійних культур в Україні ріпак посідає третє місце, поступаючись лише соняшнику та соєвим бобам. Дані Держстату України свідчать про те, що площі посіву ріпаку постійно з року в рік збільшуються, так у 2016 р. посівні площі ріпаку становили 455 тис. га. у 2017 р. 789 тис. га., а у 2018 р. становили 974 тис. га., спостерігається пряма тенденція зростання [3]. Кількість соломи утворюється приблизно така сама як і кількість врожаю і залежить від посівної площі, це свідчить про те, що об’єми відходів, які утворюються в ході вирощування ріпаку також пропорційно збільшуються. Під час культивації в якості відходів утворюється солома, яку в кращому випадку просто спалили б, а це недоцільно, та яку можна використовувати  для перероблення на волокнисті напівфабрикати.

Виробництво паперу та картону в світі постійно зростає, а це ставить перед целюлозно-паперовою промисловістю (ЦПП) важливу задачу, яка полягає в необхідності розширювати сировинну базу. Для України та країн, у яких яскраво виражений дефіцит лісових ресурсів, можливим є використання однорічних рослин. Для України, яка є аграрною державою, це в першу чергу використання стебел сільськогосподарських культур [20].

У світовій ЦПП частка волокнистих напівфабрикатів (ВНФ) із недеревної рослинної сировини (НДРС), що використовують для виробництва паперу та картону, становить близько 10 %, а це являє собою доволі малу частину загального виробництва, але використання НДРС має стійку тенденцію до зростання. Щорічний світовий приріст використання НДРС для виробництва ВНФ в 1,5 – 2,0 рази перевищує приріст використання деревини [21].

В зв’язку з постійним зростанням попиту на картонно-паперову продукцію, дефіциту деревини, яка є основною сировиною для її виробництва, зростає актуальність одержання ВНФ із НДРС [22]. Проте одержання ВНФ основними для промисловості способами (сульфатним і сульфітним) призводить до забруднення навколишнього середовища меркаптанами, сірководнем, дисульфідами, лігносульфанатами [23]. Більш чистим та екологічним в порівнянні із сульфатним і сульфітним, є використання содово-натронного способу варіння.

Одним із рушійних факторів використання ріпаку як сировини для виготовлення ВНФ, є доволі високий вміст вуглеводної частини та відносно невеликий вміст лігніну, що було показано раніше проведеними дослідженнями [24].

Хімічний склад стебел ріпаку наведено в табл. 1.1. [24]

Таблиця 1.1 – Хімічний склад стебел ріпаку

| Вид сировини | Вміст, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целюлоза | Лігнін | Пентозани | Водорозчинні речовини | Зола |
| Стебла ріпаку | 30,7 | 18,5 | 20,2 | 14,8 | 10,9 |

Згідно з даними наведеними в табл. 1.1 вміст вуглеводної часини становить приблизно 51 %, а це свідчить про високий потенціал використання ріпаку як сировини для виготовлення ВНФ.

## 1.3 Хімізм натронно-содового варіння

На сьогодні технологія лужної делігніфікації деревини пристосована для використання в процесі варіння НДРС. Загалом, для лужного варіння використовують певні варильні реагенти, такі як NaOH, Na2CO3 і т.д., які створюють лужне середовище. Під час лужних способів варіння використовують розчин лугу для розчинення та переведення більшої частини лігніну у варильний розчин, щоб відокремити його від основної маси. Відповідно до різноманітності варильних реагентів, що можуть використовуватись, лужні способи варіння поділяють на оксидно-лужні, сульфатні, натронні, вапняні та ін. [16].

Натронний та натронно-содовий спосіб варіння широко використовується для обробки НДРС. Основними компонентами варильного розчину виступають NaOH, інколи Na2CO3, а іноді їх суміш, а дозування залежить від виду НДРС, які використовують, властивостей кінцевого продукту та його застосування. З літературних джерел видно, що, в основному, вміст активного лугу в середньому дорівнює 16-ти %, а варіння проводять за температури в 140 – 170 °С [16].

За використання холодно-натронного способу можна отримати більш довгі волокна та відповідно менше їх дрібних фракцій, ніж за виготовлення деревної та солом’яної маси, і тим самим можна отримати міцніший та більш щільний лист готової продукції. Під час оброблення сировини холодно-натронним способом більшою мірою відбувається набухання вторинної стінки клітин, міжклітинний об’єм збільшується всього на 4 – 5 %. Механічне розділення на волокна відбувається переважно по зовнішньому шару вторинної оболонки. Значною мірою на отриманий ВНФ впливає рівномірність та повнота просочування. Кількість поглинутого щолоку залежить від концентрації варильного розчину та умов просочування. Відмічають те, що папір виготовлений з ВНФ, отриманих холодно-натронним способом варіння, володіє підвищеною світлонепроникністю та кращими друкарськими властивостями [25].

Содово-натронний спосіб варіння набув широкого розголосу за рахунок своєї екологічності. За даного способу відсутні сірковмісні сполуки, які утворюються в ході сульфатного варіння та виступають основними забрудниками. Витрати енергії на розмелювання напів-целлюлози, отриманої содово-натронним варінням, приблизно на 20-% більша порівняно з розмелюванням ВНФ, отриманих нейтрально-сульфітним варінням. Відпрацьовані щолоки мають більшу в’язкість, а їх теплота згоряння нижча ніж у нейтрально-сульфітних щолоків, тому спосіб потребує певних доробок та модифікацій, однією з яких є додання антрахінону до варильного розчину. Дослідження показують, що отримані в результаті ВНФ содово-натронним способом з додаванням каталізатора, більш ефективні у порівнянні з отриманням тих самих ВНФ, але за сульфатного та нейтрально-сульфітного способів варіння [25].

Гідроліз Na2CO3  виглядає наступним чином та може відбуватися у два етапи:

Перший ступінь гідролізу:

Na2CO3 ↔ 2Na+ + CO3-

2Na+ + CO3- + H2O ↔ OH- + 2Na+ + HCO3-

Другий можливий ступінь гідролізу:

NaHCO3 ↔ Na+ + HCO3-

Na+ + HCO3- + H2O ↔ OH- + Na+ + H2CO3

Na2CO3 в основному додають до варильного розчину для відновлення втрат NaOH, з наступною каустизацією:

Na2CO3 + Са(ОН)2 → 2NaOH + СаСО3.

В ході варіння у варильному розчині NaOH, дисоціює на іони натрію та гідроксиду, активними іонами виступають іони ОН-.

NaOH ⇄ Na+ + OH-

В результаті дії їдкого натру на лігнін утворюються феноляти за рахунок взаємодії з вільними фенольними гідроксидами, протікає деструкція простих ефірних зв’язків з утворенням нових фенольних гідроксидів та зменшенням їх молекулярної маси, розщеплюються карбонові зв’язки протікають реакції деструкції фрагментів лігніну з утворенням низькомолекулярних сполук та реакції конденсації з утворенням нових карбонових зв’язків.

ROH + NaOH → RONa + Н2О

В процесі натронного варіння в лігніні з'являються нові вільні фенольні гідроксиди, їх утворення відбувається за рахунок гідролітичної деструкції алкіларильних простих ефірних зв’язків (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 – Розщеплення структури з алкіларильним простим ефірним звязком β-О-4

Однак ця реакція відбувається лише частково, паралельно та у великій кількості утворюється проміжний хінонметид, який потім втрачає γ-вуглеводний атом у вигляді формальдегід.

Розщеплення структури з простими ефірними зв’язками α-О-4, відбувається за наявності вільного фенольного гідроксилу та розщеплюється доволі легко    (рис. 1.2). Реакція протікає через проміжний хінонметид.

Рисунок 1.2 – Розчеплення структури з простими ефірними зв’язками α-О-4

Фрагменти лігніну, які перейшли у розчин піддаються подальшій деструкції з утворенням низькомолекулярних сполук. Тому, в разі підкислення чорного щолоку, висаджується не весь розчинений лігнін, а лише його частина, близько 25% лігніну залишається у розчині (водорозчинний лігнін). У продуктах розщеплення лігніну можуть зустрічатися димерні і навіть мономерні сполуки.

На рівні з реакціями деградації, які сприяють розчиненню лігніну під час варіння, протікають процеси, які сприяють збільшенню молекул та утворених фрагментів лігніну, тим самим запобігаючи його розчиненню. Ці процеси пов’язані з утворенням нових вуглевод-вуглеводних зв’язків за рахунок реакцій конденсації. Вільні фенольні гідроксили, які утворюються під час деструкції, з однієї сторони збільшують розчинність лігніну у розчині, а з іншої активують  групи гідроксилу бензилового спирту, який приймає участь у реакціях, котрі сприяють конденсації лігніну [26].

## 1.4 Використання антрахінону за лужного варіння як каталізатора делігніфікації

Сьогодні антрахінон знайшов широке застосування в ЦПП. Антрахінон являє собою трикільчатий хінон – похідний антрацену. Антрахінон (AQ) можна застосовувати, як за періодичного, так і за безперервного варіння. Схему антрахінону наведено на рис. 1.3.

Рисунок 1.3 – Схема окиснення-відновлення антрахінону [27]

Додавання AQ як каталізатора позитивно впливає на процес варіння НДРС та отримання ВНФ. Фактично AQ може пришвидшувати процес варіння та захищати вуглеводи від руйнування, за сталих умов проведення варіння. Маса отримана з використанням AQ має нижче значення Каппа та більший вихід порівняно із масою отриманою без використання AQ, паралельно зі зменшенням числа Каппа покращується білість отриманого ВНФ. Також додавання каталізатора зменшує витрати лугу під час варіння. В разі додавання AQ спостерігається окиснення певних вуглеводів до карбоксильних груп, що запобігає реакціям їх деградації. В той же час антрахінон у лужному середовищі перетворюється у антрагідрохінон (AНQ), який іонізує з утворенням іону антрагідрохінону. Далі утворюється іон оксантрону, який в свою чергу взаємодіє з метиленовою структурою лігніну, полегшуючи його розчеплення. Після реакції з лігніном, іон оксантрону перетворюється знову у AQ, який знову може окиснювати вуглеводи. Реакцію AQ з вуглеводнями та лігніном наведено на рис 1.4 [16].

## 1.5 Огляд літературних джерел про дослідження та використання натронного та натронно-AQ варіння

Групою іранських вчених досліджено вплив різних чинників на процес натронного та натронно-AQ варіння кенафу. Вчені визначили, що кенаф є доцільним джерелом для отримання ВНФ, і є чудовим доповненням до деревини, у країнах які мають значні проблеми з її вирощуванням. Перед варінням було визначено хімічний склад сировини. Вміст холоцелюлози в вихідній сировині становив 72 – 77 %, α-целюлози приблизно 44 %, вміст лігніну 15,7 %, золи 5,1 %. Сировина з вмістом α-целюлози більше 34-х % є багатообіцяючою для ЦПП, це свідчить про рентабельність використання кенафу як сировини, на додаток вміст вуглеводної частини в кенафі в середньому 74 %, що також доводить доцільність його використання. Важливим фактором для сировини, яка претендує на використання в ЦПП, є і довжина волокон, яка впливає на ряд фізико-механічних показників якості готової продукції. Середня довжина волокон кенафу 1,31 мм, є певна кількість волокон довжиною більше 2,3 мм.

Рисунок 1.4 – Механізм реакції антрахінону з вуглеводнями та лігніном: 1) реакція антрахінону з вуглеводнями; 2) реакція антрахінону з лігніном

Для отримання ВНФ з кенафу його варили натронним способом з використанням в якості каталізатора антрахінон. Умови варіння були наступні: витрати активного лугу знаходились в межах 20-25 % NaOH від абс. сух. сировини. Кількість AQ який додавали до варильного розчину дорівнювала 0,2 % від маси абс. сух.сировини. Гідромодуль варіння 10:1, а кінцева температура варіння дорівнювала 165 °С. Тривалість варіння за кінцевої температури була різною, та знаходилась в межах між 30 хв. та 180 хв. з кроком в 30 хв.. Режим варіння наведено на рис 1.5 [28].

Рисунок 1.5 – Температурний режим варіння натронно-AQ способом кенафу за витрати активного лугу – 20 – 25 %

В отриманому ВНФ визначено вихід та Каппа, показники виходу знаходились в межах 45 – 49,3 %, значення Каппа 10 – 39,8. Збільшення часу варіння за кінцевої температури та підвищення витрати активного лугу призводило до зменшення виходу та кількості отриманого в результаті варіння непровару. В отриманому ВНФ визначено вихід та Каппа, показники виходу знаходились в межах 45 – 49,3 %, значення Каппа 10 – 39,8. Збільшення часу варіння за кінцевої температури та підвищення витрати активного лугу призводило до зменшення виходу та кількості отриманого в результаті варіння не провару [28].

Додавання AQ зі збільшенням витрати активного лугу впливало на вихід, кількість непровару та Каппа. В разі додавання каталазатора до варильного розчину Каппа та кількість непровару зменьшувалась, а от вихід ВНФ навпаки  – підвищувався. Все це свідчить про те, що AQ позитивно впливає на стабілізацію вуглеводної частини, частково запобігає деструкції геміцелюлоз у варильний розчин. Також в роботі відзначено позитивний вплив AQ на процес розмелювання [28].

Група малайзійських вчених дослідила виготовлення картону з ВНФ отриманого натронно-AQ варінням волокон кокосу, койру. Койр являє собою лігноцелюлозний матеріал, який отримують з плоду кокосу широко використовується для виготовленя мотузок, щіток, пряжі та різноманітних покривних матеріалів для підлоги. Кокос – це фрукт кокосового дерева (Cocos nucifera), яке розповсюджене в тропічних країнах та зростає в основному на побережжі. Волокно із зовнішньої оболонки горіхів, називається койром, це волокнистий матеріал, який доступний у великих кількостях, як відходи від виробництва кокосової олії. В Малайзії ця рослина посідає четверте місце за значимістю серед промислових рослин після олійної пальми, гумового дерева та рису [29].

Спочатку проведено визначення хімічного складу койру, і отримано такі значення: вміст холоцелюлози в койрі становить приблизно 69,1 %, в той час          α-целюлози приблизно 37,2 %. З точки розгляду вмісту α-целюлози значення в 37,2 % багатообіцяюче, оскільки вважається, що сировина, в якій вміст α-целюлози дорівнює або більше 34 %, вважається доброякісною сировиною для ЦПП. В свою чергу вміст лігніну в сировині приблизно 32,7 %, а золи 2,4 %. Вміст лігніну в койрі найбільший серед НДРС, але знаходиться на рівні деяких порід хвойної деревини. Високий вміст лігніну у койрі робить його більш жорстким порівняно з іншими волокнами. Умови варіння можна попередньо передбачити враховуючи вміст лігніну у сировини, так для варіння койру потребує довшого варіння за більш жорстких умов порівняно з іншими видами недеревної рослинної сировини [29].

Варіння проводили з витратою активного лугу 18-20-22 %  та часом варіння за кінцевої температури 90-120-150 хв., загальний час варіння знаходився в межах 180 – 240 хв., кінцева температура варіння становила 170 °С, режим варіння наведено на рис. 1.6 [29]. Гідромодуль варіння 8:1. Каталізатор антрахінон додавали до всіх проб у кількості 0,1 % від маси абс. сух. сировини [29].

Рисунок 1.6 – Режим варіння натронно-AQ способом койру, гідромодуль – 8:1, вміст активного лугу, 18 – 22 %

Після варіння койру визначили вихід ВНФ, який знаходиться в межах від 38,3 % до 49 %, та залежить від витрати активного лугу та часу варіння за кінцевої температури, відповідно зі збільшенням витрат активного лугу та збільшення часу варіння зменшувався вихід ВНФ, що свідчить про глибшу екстракцію речовин із сировини. Значення Каппа знаходилось в межах 21 – 41, з тою самою залежністю як і для виходу, зі збільшенням витрат активного лугу та підвищенням тривалості варіння зменшується число Каппа, що відповідає кращій делігніфікації сировини. Різниця Каппа між крайніми умовами варіння становить приблизно 50 % [29].

Для проведення випробувань фізико-механіки ВНФ, було виготовлено відливки картону з масою 1-го м2 від 120 г/м2. Виготовлений картон тестували на опір продавлюванню та руйнівне зусилля під час стиснення кільця. Отримані такі значення: опір продавлюванню в середньому дорівнював 4,57 кПа∙м2/г, що більше на 25 % ніж потрібно для марок IKL1 та IKL2 (марок з найбільшими показниками міцності); руйнівне зусилля під час стиснення кільця – 1,76 Н∙м2/г, що теж відповідає показникам якості більшості наведених марок картону [29].

## 1.6 Теорія гарячого розмелювання волокнистих напівфабрикатів

Напівцелюлоза та солом’яна маса завжди зберігають форму вихідної сировини після варіння, і може бути перетворена у волокнисту масу лише після достатньо енергійної механічної дії – розмелювання в спеціальних розмелювальних апаратах. Найбільш ефективним є гаряче розмелювання ВНФ, коли вони піддаються розмелюванню безпосередньо після варіння, разом з гарячим відпрацьованим варильним щолоком. Підвищена температура та присутність щолоку позитивно впливають на пластичність залишкового лігніну середнього клітинного шару, що полегшує відділення волокон одне від одного та знижує витрати енергії на сам процес розмелювання, також зменшуючи необхідний час самого розмелювання. Спостереження показують, що на гаряче розмелювання витрати енергії зменшуються на 30 – 35%, порівняно з традиційним холодним розмелюванням такого ж волокнистого напівфабрикату звареного за тих самих умов [25].

З іншої сторони, збільшення температури розмелювання призводить до погіршення фізико-механічних показників. Так у випадку підвищення температури розмелювання від 20 до 50 °С у ході розмелювання ВНФ до             60-70 °ШР розривна довжина та абсолютний опір продавлюванню зменшуються приблизно на 20 %. Паралельно зі зниженням розривної довжини та абсолютного опору продавлюванню, відбувається збільшення пухкості, пористості та вбирної здатності зразків, отриманих з маси розмеленої за підвищених температур. Це можна використовувати для отримання певних продуктів в яких дані показники являються ключовими [30].

Практичні питомі витрати енергії на розмелювання волокнистої маси знаходяться в межах 50 – 250 кВт∙год/т. Необхідно відмітити, що більша частина енергії витрачається на нагрівання маси, та менша відповідно на сам процес розмелювання [25].

## 1.7 Огляд літературних джерел про дослідження та використання стебел ріпаку як сировини для целюлозно-паперовій промисловості

Чеськими вченими з університету Пардубіце, Франчеком Потучеком та його колегами проведено ряд досліджень з використання стебел ріпаку (Brassica napus) в якості сировини для виробництва целюлози для целюлозно-паперової промисловості. В ході досліджень використовувались різні режими варіння, а саме натронне варіння з та без використання каталізатора антрахінону за різних температурних режимів та гідромодулів.

Перша публікація з циклу досліджень датується 10 липня 2010 року. Солому ріпаку використовували без фракціонування, тобто основу складали стебла, але в середньому одну третю загального об’єму містили насіння і стручки.

Спочатку провели хімічний аналіз соломи ріпаку згідно з методами TAPPI, таким чином визначили вміст: лігніну (TAPPI T 222 cm-02), золи (TAPPI T 211 om-02), екстрактивних речовин та танінів (TAPPI T 204 cm-97), водорозчинних речовин (TAPPI T 207 om-93) та речовин що екстрагуються 1 % розчином NaOH (TAPPI T 212 om-88). Результати наведено у табл. 1.2 [7].

Таблиця 1.2 – Хімічний склад різних морфологічних частин ріпаку (у % від загальної маси)

| Сировина | Зола | Екстрактивні речовини | Лігнін | Холоцелюлоза | Холодна вода | Гаряча вода | 1% NaOH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стебло товщиною: – менше 2 мм; – 2-5 мм; – більше 5мм. | 11.47 | 23.20 | 11.66 | 53.68 | - | - | - |
|  | 8.09 | 17.76 | 16.09 | 58.07 | - | - | - |
|  | 7.41 | 15.35 | 16.60 | 60.65 | - | - | - |
| стручки | 7.08 | 14.11 | 16.99 | 61.72 | - | - | - |
| середня проба | 8.80 | 17.16 | 15.52 | 58.51 | 12.53 | 13.35 | 34.9 |

Хімічний склад частин рослинної сировини має безпосередній вплив на вихід та властивості волокна. Визначення хімічного складу проводили для основних компонентів: середньої проби, насінних стручків та стебел різного діаметру.

Після аналізу хімічного складу попередньо визначились з режимом варіння та вихідною сировиною. Гідромодуль варіння становив 5:1, вміст активного лугу 17 % в од. Na2O, температура варіння 160 °С.

Температурний режим варіння зображено на рис. 1.7 [7]

Рисунок 1.7 – Режим варіння натронним способом соломи ріпаку, гідромодуль – 5:1, вміст активного лугу – 17 %

Варіння проводили за різної загальної тривалості від 150 до 300 хв. Далі масу розмелювали до 66 °ШР у лабораторному млині та виготовляли лабораторні відливки ВНФ середньою масою 95 г/м2. Отримані відливки випробовували на фізико-механічні показники та отримані  значення наведено в табл. 1.3 [7].

Таблиця 1.3 – Властивості розмеленого та не розмеленого волокна отриманого за загальної тривалості варіння 210 хв.

| Маса | Ступінь млива, 0ШР | Розривна довжина, м | Відносне розтягування, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Не розмелена | 33 | 3170 | 1,4 |
| Розмелена | 66 | 6920 | 2,0 |

Після варіння також отримали залежність виходу від загальної тривалості варіння, так зі збільшенням тривалості варіння вихід отриманого ВНФ знижується. Найбільше значення виходу було за тривалості варіння 150 хв. приблизно 38,7 % від вихідної сировини, в той час за тривалості варіння 300 хв. вихід становив 33,7 %. Також зі збільшенням тривалості варіння зменшувалось число Каппа, що свідчить про вплив тривалості на делігніфікацію сировини. Значення Каппа знаходилось в межах від 27,5 до 55. У роботі також зазначається, що зі збільшенням тривалості варіння зменшується кількість отриманого в результаті не провару, за даного часу його кількість варіюється в межах від 0,4 до 2,6 % від маси вихідної сировини. Результати досліджень, отримані вченими, показують можливість використання ріпаку як сировини для виробництва целюлози, але потребують вдосконалення технологічних параметрів варіння, що знайшло своє продовження наступній роботі. [7]

Метою подальшої роботи щодо делігніфікації ріпаку було дослідження впливу додавання каталізатора до варильного розчину на процес варіння. Додавання антрахінону (AQ) до варильного розчину повинно не тільки збільшувати вихід ВНФ, але й покращувати саму делігніфікацію сировини, що є метою процесу варіння, призводячи до меншого вмісту лігніну у готовій масі за тих самих умов варіння.

Спочатку провели аналіз хімічного складу сировини, отримані результати наведено у табл. 1.4 [6].

Таблиця 1.4 – Хімічний склад соломи ріпаку (у % від загальної маси)

| Зразок | Зола | Холоцелюлоза | Целюлоза | α-целюлоза | Лігнін |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стебло | 4,449 | 76,15 | 33,90 | 28,83 | 21,35 |
| Стручки | 7,832 | 71,59 | 28,35 | 25,73 | 14,14 |

Натронне та натронно-AQ варіння соломи ріпаку проводили з додаванням до варильного розчину каталізатора AQ у кількості 0,1 % від маси абс. сух. сировини. Гідромодуль варіння становив 5:1, вміст активного лугу 19 % в од. Na2O, температура варіння 160 °С. Тривалість варіння за кінцевої температури знаходилася у межах від 40 до 220 хв. Після варіння масу розмелювали до             48 – 64 °ШР у лабораторному млині та виготовляли лабораторні відливки ВНФ середньою масою 80 – 85 г/м2.

Температурний режим варіння зображено на рис. 1.8 [6]

Рисунок 1.8 – Температурний режим варіння натронним та натронно-AQ способом соломи ріпаку за витрати активного лугу – 19 %

Вихід ВНФ після варіння стебел без додавання AQ знаходиться в межах від 34 до 42 % від маси вихідної сировини, зменшуючись відповідно зі збільшенням тривалості варіння.

Після варіння середньої проби, далі солома, та стебел ріпаку з та без AQ, були отримані такі значення Каппа та виходу. Вихід ВНФ отриманого під час варіння без використання AQ зі стебел ріпаку знаходиться в межах 34 – 42 % в залежності від часу варіння за кінцевої температури, 42 % за кінцевої температури варіння протягом 40 хв та 34 % за кінцевої температури варіння протягом 220 хв. В той же час вихід ВНФ, отриманого під час варіння соломи ріпаку без використання AQ, знаходиться в межах від 33 % до 35%, за кінцевої температури варіння протягом 220 хв та 40 хв відповідно. Помітно, що вихід є дещо менший у випадку використання соломи як сировини, що напряму пов’язано з її морфологічною будовою та хімічним складом. Каппа в свою чергу у випадку варіння соломи та стебел ріпаку без використання каталізатора було майже однаковим, для стебла воно знаходилось в межах 37 – 68 од., а для соломи значення знаходилось в межах 37 – 60 од.. Отримані значення Каппа залежали від часу варіння за кінцевої температури, відповідно за найкоротшої тривалості варіння було найбільше значення Каппа і навпаки, за найбільшої тривалості варіння найменше значення Каппа [6].

Вихід ВНФ отриманого під час варіння ріпаку з використанням AQ для стебел становив 33 – 38 %, а для соломи 29 – 34 %, відповідно зі збільшенням тривалості варіння спостерігалося зменшення виходу. Використання AQ значно зменшило число Каппа в обох випадках для стебел та соломи ріпаку, значення Каппа для стебел знаходилось в межах 19 – 42 %, а для соломи 15 – 36 %, значення Каппа так само залежало від тривалості варіння за кінцевої температури. Це пов’язано з тим, що каталізатор AQ позитивно впливає на просочення маси варильним розчином та покращує сам процес делігніфікації, але одночасно трохи зменшує вихід отриманого напівфабрикату [6].

Виготовлені відливки тестували та визначали їх фізико-механічні властивості: довжину волокна, ступінь полімеризації та розривну довжину.

Показано, що середня довжина волокна склала 0,41  мм та 0,45 мм для не розмеленої маси зі стебел та соломи відповідно, вагова середня довжина 0,77 мм та 0,84 мм для не розмеленої маси з стебел та соломи відповідно. Розривна довжина та індекс розтягування наведено у табл. 1.5 для натронної маси [6].

Таблиця 1.5 – Показники міцності натронної маси із соломи ріпаку

| Сировина | Каппа | Ступінь млива, 0ШР | Розривна довжина, м | Індекс розтягування,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стебло | 31 | 13 | 4060 | 1,7 |
|  |  | 48 | 4980 | 1,9 |
| Солома | 36 | 13 | 3510 | 1,7 |
|  |  | 51 | 4960 | 1,8 |

А також в табл. 1.6 наведено для натронно-AQ маси [6].

Таблиця 1.6 – Показники міцності натронно-AQ маси із соломи ріпаку

| Сировина | Каппа | Ступінь млива, ˚ШР | Розривна довжина, м | Індекс розтягування,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стебло | 38 | 13 | 4020 | 1,9 |
|  |  | 59 | 5140 | 1,8 |
|  | 23 | 13 | 4100 | 1,4 |
|  |  | 59 | 6450 | 2,3 |
| Солома | 41 | 13 | 2770 | 15 |
|  |  | 56 | 4460 | 1,6 |
|  | 25 | 13 | 4080 | 1,5 |
|  |  | 64 | 5480 | 1,9 |

Дані, наведені у цій роботі знову підтверджують можливість використання соломи ріпаку як сировини для виробництва напівфабрикатів для ЦПП. Також в ній було проведено дослідження впливу каталізатора на властивості маси, яку отримують під час варіння, а саме те, що додавання AQ до варильного розчину у кількості 0,1 % від маси абс. сух. сировини покращує делігніфікацію, знижує число Каппа, зменшує кількість не провару, який утворюється під час варіння, але також зменшує вихід ВНФ. Присутність стручків у сировині призводить до зменшення виходу та негативно впливає на фізико-механічні властивості ВНФ. Також з роботи видно, що розривна довжина розмеленої натронної маси із соломи ріпаку більша за показники макулатури, але менша за показники розривної довжини невибіленої листяної крафтової маси [6].

Продовженням теми делігніфікації стебел ріпаку стало порівняння авторами отриманих даних під час минулих досліджень узагальнюючи їх, таким чином відкривається загальна картина впливу витрат активного лугу, гідромодуля варіння на ступінь делігніфікації, тобто число Каппа та кількість не провару, що утворюється під час процесу варіння.

В роботі зазначено, що із підвищенням витрат активного лугу під час проведення варіння, відбувається зниження числа Каппа та зменшення кількості непровару. Для варіння стебел без використання каталізатора ці значення відповідають таким показникам: за витрати активного лугу 17 % – число Каппа дорівнює 63, а кількість непровару складає 3 %, в той же час із збільшенням витрат активного лугу до 21-го % ці значення значно зменшуються і дорівнюють 45-ти од. Каппа, а непровару лише 0,6 %. Це пов’язано з тим, що з підвищенням витрат активного лугу покращується процес делігніфікації сировини, варильний розчин краще проникає в середину стебел та активніше протікає сам процес делігніфікації [4].

Вплив підвищення витрат активного лугу у випадку розгляду варіння соломи ріпаку з використанням AQ аналогічний, але дещо відрізняється. Для варіння соломи ріпаку з використанням AQ, Каппа за витрати активного лугу 17 % дорівнює 44 од., а для витрат  21-го % активного лугу відповідає значенню  33 од. Каппа. Описано й те, що з підвищенням витрат активного лугу у випадку варіння соломи ріпаку з використанням AQ відбувається зменшення кількості непровару утвореного під час варіння, так за 17 % витрат активного лугу кількість непровару приблизно 1,25 %, а за витрат  21 % – відповідно 0,25 %. Спостерігається не така велика різниця між використанням 17 та 21-го % активного лугу порівняно з варінням стебел без каталізатору. Різниця між Каппа для стебел без використання AQ становить 18 од.  в той час як для варіння соломи з AQ це значення дорівнює 11 од. [4].

Для гідромодуля варіння спостерігається обернена ситуація –  підвищення гідромодуля від 5:1 до 9:1 відбувається збільшення Каппа та кількості непровару, отриманого в результаті варіння. Під час варіння стебел ріпаку без використання AQ за гідромодуля 5:1 Каппа дорівнював 39 од., а кількість непровару відповідала значенню 0,5 %. За підвищення гідромодуля до 9:1, Каппа для даної сировини та даних умов варіння відповідає уже 60 од., а кількість непровару збільшилась до 2,65% [4].

Так само як і збільшення витрат активного лугу для соломи ріпаку з використанням каталізатору, збільшення гідромодуля варіння менше впливало на значення Каппа та кількість непровару порівняно з варінням стебел без використання AQ. За гідромодуля 5:1 значення Каппа для звареної соломи з використанням AQ було 33 од., а кількість непровару була 0,25 %. В той же час для гідромодуля 9:1 ці значення дещо збільшились, Каппа – 45 од., а кількість непровару 1 % [4].

Також останні дослідження були направлені на визначення білості отриманої маси, яка в свою чергу була в діапазоні 31 – 34 % ISO. Загалом, під час проведення дослідження було доведено придатність даної сировини для використання в ЦПП для виробництва целюлози, використання каталізатора показало покрашення делігніфікації та збільшення фізико-механічних властивостей отриманої маси, але відчувалося зниження виходу. Автор також наголосив в останній роботі про продовження роботи з даною сировиною, що теж свідчить про актуальність її дослідження та використання [5].

Українськими вченими Київської політехніки Черьопкіною Р.І. та Панковцем С.М., досліджено використання натронно-содових ВНФ із ріпаку в композиції картону. В ході досліджень, проводили содово-натронне варіння січки соломи ріпаку, варильним розчином до складу якого входили NaOH та Na2CO3 у різних співвідношеннях: 50:50, 40:60, 30:70 NaOH та Na2CO3 відповідно. Технологічні параметри варіння відповідали таким значенням: витрата активного лугу знаходилась в межах 10 – 16 % від маси абс. сух.сировини в од Na2O, гідромодуль варіння 1:5, кінцева температура варіння 175 °С, загальна тривалість варіння за становила 60 та 150 хв., до варильного розчину також додавали каталізатор AQ. Варіння проводили за такого режиму,режим наведено на рис. 1.9 [8].

Отримані ВНФ після варіння розмелювали у центр обіжному розмелювальному апараті до 57 – 63 °ШР, та виготовляли відливки масою 75 г/м2, які випробовували відповідно до стандартів. Також з отриманих ВНФ виготовляли відливки двошарового картону масою приблизно 175 г/м2, де обидва шари складалися з ріпакового ВНФ. Волокнисті напівфабрикати, що використовували для картону були розмелені до 47 – 53 °ШР. Отримані відливки ВНФ та картону піддавали фізико-механічним дослідженням [8].

Рисунок 1.9 – Температурний режим варіння содово-натронним способом з використанням AQ соломи ріпаку за витрати активного лугу – 10 – 16 %

Використання каталізатора AQ за рівних умов сприяло покращенню фізико-механічних показників отриманих ВНФ приблизно на 4 %, за варіння протягом короткого періоду часу. Зі збільшенням тривалості варіння спостерігалося покращення показників міцності ВНФ приблизно на 12 %, що можна пояснити кращою делігніфікацію та збереження більшої частини геміцелюлоз які добре фібрилюються. Просочення сировини за короткотривалого варіння не показало значного впливу на фізико-механічні показники ВНФ. В той час як за більш тривалого варіння за тих самих умов, просочування позитивно впливає як на делігніфікацію ВНФ так і на показники міцності [8].

Збільшення вмісту активного лугу у варильному розчині до 16 %, позитивно впливає на ступінь провару січки, за даного вмісту активного лугу спостерігається зниження виходу ВНФ до 51 – 53 %, порівняно з ВНФ отриманим за вмісту активного лугу у 10 % він знижується на 11 – 14 %, це все свідчить про кращий вплив на лігнін, та особливо на вуглеводну частину рослинної сировини. Співвідношення у варильному розчині NaOH до Na2CO3, що безпосередньо впливає на лужність середовища, за даних технологічних умов, в більшій мірі впливає на показники міцності ВНФ. Максимальних значення показників міцності досягаються за співвідношення NaOH : Na2CO3 — 50 : 50, за однакової тривалості варіння та вищих витрат активного лугу, відбувається підвищення показників розривної довжини та опору роздиранню приблизно на 10 %. Спостерігається також суттєве підвищення показнику опору продавлюванню в середньому на 30 %. Отриманні дані можна підтвердити тим, що відбувається глибша делігніфікація сировини, залишковий лігнін рівномірно розподіляється у товщі клітинних стінок, так само як і вуглеводні, це все характерно для ВНФ отриманих лужними способами варіння [8].

Під час дослідження відливок картону було визначено, що за найменшої витрати активного лугу та у випадку найкоротшої тривалості варіння сировини, отримані зразки картону характеризуються низькими значеннями опору продавлюванню, але додавання каталізатора призводить до виходу на певні показники якості. Для картону, який отримували за високої витрати активного лугу у 16 % та за тривалості варіння 150 хв., помітно те, що співвідношення NaOH до Na2CO3 не має значного впливу на фізико механічні показники [8].

Дане дослідження показало доцільність використання содово-натронного способу варіння ВНФ, а також позитивний вплив додавання AQ до варильного розчину, який збільшив показники міцності ВНФ порівняно з ВНФ, який варили без використання AQ на 20 % [8].

Іншими авторами Київської політехніки, Луганською А. М., Здітовецьким Б., Зозулем Т. В. та Черьопкіною Р. І., було проведено содово-натронне варіння стебел ріпаку та сої з гарячим розмелюванням ВНФ. Метою варіння було дослідження впливу температурного режиму на якість отриманого ВНФ [31].

Варіння січки ріпаку та сої проводили содово-натронним способом за співвідношення NaOH : Na2CO3 — 50 : 50, за витрат активного лугу 12 % в одиницях Na2O від маси абсолютно сухої сировини та тривалості 15 хв за температури від 110 до 150 °С. Масу розмелювали приблизно до 60 °ШР, з якої виготовляли зразки паперу, які далі піддавали механічним випробуванням. Отримані ВНФ були класифіковані як целюлоза високого виходу або напівцелюлоза. В результаті, отримано ВНФ, які можна використовувати для виготовлення паперу для гофрування, мішкового та обгорткового видів паперу. Доведено раціональність підвищення температури варіння із 110 до 150 °С для перероблення січки ріпаку та сої, за рахунок підвищення фізико-механічних показників. Переробка стебел ріпаку содово-натронним способом вважається досить економічно перспективною та екологічно безпечною [31].

У праці Березанського Д., Замичковського В., Кедровської А., Коваленко О. та Черьопкіної Р. І. було проведено содово-натронне варіння соломи сої та ріпаку з метою дослідження впливу лужності середовища та каталізатора на якість отриманих ВНФ.

Ріпакову та соєву солому піддавали делігніфікації содово-натронним способом з різним відношення Na2CO3 до NaOH за температури 175 °С, витрат активного лугу 10 % від маси абсолютно сухої сировини, тривалістю 90 хв, з використанням AQ [32].

У ході роботи підтверджено позитивний вплив використання каталізатора на вихід та фізико-механічні показники. Спостерігається покращення міцності ВНФ зі збільшенням лужності варильного розчину, що пояснюється більш рівномірним розподілом лігніну у міжклітинному просторі та клітинній стінці [32].

Магістерська дисертація направлена на отримання ВНФ за менших витрат хімічних реактивів, але з максимальними показниками міцності, враховуючи майже повну відсутність виробництва первинного волокна, що дозволить змінити або трохи виправити ситуацію в Україні із забезпеченням  підприємств галузі первинним волокном.

Пошук більшості літературних джерел проведено за допомогою баз SCOPUS та Web of Science. В цих базах знайдено інформацію про світові дослідження НДРС та використання содового та содово-натронного способу варіння.

# 2 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Для проведення дослідження, метою якого є отримання волокнистих напівфабрикатів, в якості сировини використовували відходи сільськогосподарської продукції, а саме стебел ріпаку. Перед проведенням досліджень сировина подрібнювалась до розмірів 15 – 25 мм.

Наукову роботу можна поділити на декілька етапів, а саме: підготовка сировини, проведення варіння натронно-содовим способом, розмелювання волокнистих напівфабрикатів, виготовлення відливків із волокнистих напівфабрикатів та картону, визначення фізико-механічних показників.

## 2.1 Методика проведення варіння та фізико-механічних випробувань отриманих напівфабрикатів

На першому етапі проводили дослідження з варіння стебел ріпаку натронно-содовим способом та визначенням впливу технологічних параметрів – попереднього просочування, тривалості варіння, температури, каталізатора на вихід та зміну фізико-механічних показників напівфабрикатів.

Приготування варильного розчину. Натронно-содовий варильний розчин. Для приготування варильного розчину використали концентрований 49,5 – 50,31 %-вий розчин гідроксиду натрію (NaOH) та розчин соди (Na2CO3) з концентрацією 89,5 – 95,73 г/дм3 у співвідношенні 1:1. Витрати активного лугу від маси абсолютно сухої сировини складали 12%. Гідромодуль варіння становив 5:1. У приготованих розчинах було визначено вміст активного лугу та рН середовища  за стандартними методиками [33].

Проведення варіння. Для проведення натронно-содового варіння завчасно готували варильний розчин з вмістом активного лугу за його витрат 12% від маси абсолютно сухої сировини. Варіння проводили за чотирьох режимів:

1) За першого режиму: в попередньо нагріту гліцеринову баню до температури 80 °С опускали завантажені січкою та варильним розчином автоклави та піднімали температуру до 110 °С протягом 15 хв., далі проводили варіння за кінцевої температури тривалістю 15 хв. Інші автоклави опускали у гліцеринову баню без підйому температури, тобто за кінцевої температури 110 °С і варіння проводили за цієї температури 15 хв.

Рисунок 2.1 – Режим варіння № 1 без просочування та без використання каталізатора за температури 110 °C тривалістю 15 хв

Рисунок 2.2 – Режим варіння № 1 з просочуванням та без використання каталізатора, з 0,05 % каталізатора та з 0,1 % каталізатора за температури 110 °C тривалістю 30 хв

2) За другого режиму варіння початкова температура варіння, становила 80 °С, а кінцева температура становила 130 °С в попередньо нагріту гліцеринову баню до температури 80 °С опускали завантажені січкою та варильним розчином автоклави та піднімали температуру до 130 °С протягом 15 хв., далі проводили варіння за кінцевої температури тривалістю 30 хв. Інші автоклави опускали у гліцеринову баню без підйому температури, тобто за кінцевої температури 130 °С і варіння проводили за цієї температури 15 хв.

Рисунок 2.3 – Режим варіння № 2 без просочування та без використання каталізатора за температури 140 °C тривалістю 15 хв

Рисунок 2.4 – Режим варіння № 2 з просочуванням та без використання каталізатора, з 0,05 % каталізатора та з 0,1 % каталізатора за температури 140 °C тривалістю 45 хв

3) За третього режиму варіння початкова температура варіння, становила 80 °С, а кінцева температура становила 140 °С в попередньо нагріту гліцеринову баню до температури 80 ˚С опускали завантажені січкою та варильним розчином автоклави та піднімали температуру до 140 °С протягом 30 хв., далі проводили варіння за кінцевої температури тривалістю 15 хв. Інші автоклави опускали у гліцеринову баню без підйому температури, тобто за кінцевої температури 140 °С і варіння проводили за цієї температури 15 хв.

Рисунок 2.5 – Режим варіння № 3 без просочування та без використання каталізатора за температури 140 °C тривалістю 15 хв

Рисунок 2.6 – Режим варіння № 3 з просочуванням та без використання каталізатора, з 0,05 % каталізатора та з 0,1 % каталізатора за температури 140 °C тривалістю 45 хв

4) За четвертого режиму варіння початкова температура варіння, становила 110 °С, а кінцева температура становила 165 °С, в попередньо нагріту гліцеринову баню до температури 110 °С опускали завантажені січкою та варильним розчином автоклави та піднімали температуру до 165 °С протягом 30 хв., далі проводили варіння за кінцевої температури тривалістю 15 хв. Інші автоклави опускали у гліцеринову баню без підйому температури, тобто за кінцевої температури 165 °С і варіння проводили за цієї температури 15 хв.

Рисунок 2.7 – Режим варіння № 4 без просочування та без використання каталізатора за температури 165 °C тривалістю 15 хв

Рисунок 2.8 – Режим варіння № 4 з просочуванням та без використання каталізатора, з 0,05 % каталізатора та з 0,1 % каталізатора за температури 165 °C тривалістю 45 хв

Варіння в лабораторії проводилось в кислототривких автоклавах, об’ємом 0,5 дм3, які занурювали у гліцеринову баню попередньо нагріту до заданої температури. У автоклави завантажували подрібнену і зважену на технічних вагах сировину (перераховану на 40 г абс. сух. сировини), та в деякі автоклави було додано каталізатор у кількості 0,05 та 0,1 % від маси абс. сух. сировини.

Для повного покриття сировини варильним розчином та запобігання її спливанню під час варіння, її підпресовували та зверху вкладали кислототривкі шайби. Після цього за необхідності додавали каталізатор, відповідно до умов варіння та заливали в автоклав попередньо розрахований та відміряний об’єм варильного розчину, відповідно до гідромодуля варіння враховуючи воду яка знаходилась в сировині. Для створення герметичності у автоклавах, в них встановлювали гумові прокладки, які запобігали зтравлюванню тиску з автоклавів та потраплянню гліцерину з бані до автоклаву.

В момент досягненні у гліцериновій бані початкової температури варіння, в неї почергово перевіряючи на герметичність завантажували автоклави. Для точного дотримання режиму варіння, постійно виконували контроль за температурою у бані.

По закінченні процесу варіння, вийняті з гліцеринової бані автоклави охолоджували, розкручували та відділяли частину відпрацьованого щолоку для його аналізу. Для кожного режиму варіння, половину автоклавів вивантажували на сито сіткою №40 та промивали проточною водою від щолоку, віджимали, зважували на технічних терезах, та з подрібненої маси відбирали пробу для визначення коефіцієнта сухості. Другу половину автоклавів в гарячому вигляді переносили до стаканів відцентрового розмелювального апарату (ЦРА) разом з щолоком, приблизно розраховуючи на те, що після варіння у автоклаві знаходилось 32 г абс. сух. волокна. Масу з автоклаву розділяли на два розмелювальних стакани. До стаканів ЦРА додавали гарячу воду у кількості 170 – 180 мл для досягнення концентрації маси в стакані 6%. Масу в одному з стаканів розмелювали до ступеня млива приблизно до 57 – 64 °ШР для отримання відливок ВНФ масою 75 г/м2, в той час як другий стакан розмелювали до 38 – 43 °ШР для отримання ВНФ які у подальшому використовувались для виготовлення відливок композиції картону. Розмелену масу переносили до ексикаторів для подальшого використання в процесі виготовлені відливок, також відбирали пробу для визначення коефіцієнта сухості.

Розмелювання ВНФ. Для одержання зразків ВНФ і визначення їх фізико-механічних показників проводили розмелювання в відцентровому розмелювальному апараті (ЦРА). Розмелювання вели до досягнення ступеня млива приблизно 57 – 64 °ШР і виготовляли відливки на листовідливному апараті (ЛА-1) масою  75 г/м2 ВНФ, згідно методики [34]. Паралельно проводилось розмелювання ВНФ до ступеня млива 38 – 43 °ШР для виготовлення відливок композиції картону масою 200 г/м2.

## 2.2 Визначення фізико-механічних показників міцності отриманих волокнистих напівфабрикатів

Дослідження фізико-механічних показників отриманих відливок  проводили в ЗАТ «Інститут паперу». Для отримання порівняльних даних відливки піддавали кондиціюванню за наступних умов: відносна вологість повітря 50±2 %, температура 23±1 °С [ГОСТ 13523-78.].

З отриманих відливок ВНФ визначали:

- розривну довжину, м, за ГОСТ 13525.1-79.

- міцність на злом під час багатократних перегинах, к.п.п., за                      ГОСТ 13525.2-80

- опір продавлюванню, кПа, за ГОСТ 13525.8

- опір роздиранню, мН, за ГОСТ 13525.3-97

## 2.3 Визначення фізико-механічних показників зразків картону із волокнистих напівфабрикатів отриманих з соломи ріпаку

В лабораторних умовах було виготовлено зразки картону, який мав різний композиційний склад, масою 200 г/м2. Композиція картону складалася з натронно-содових ВНФ та суміші макулатури марок: МС-6Б-3, МС-7Б-2, МС-8Б-3, у співвідношенні 1:1:1 відповідно. Схематичне зображення розподілу композиції картону наведено на рис – 2.9.

1 – картон композиції (ВНФ – 100 %, макулатура – 0 %);

2 – картон композиції (ВНФ – 75 %, макулатура – 25 %);

3 – картон композиції (ВНФ – 50 %, макулатура – 50 %);

4 – картон композиції (ВНФ – 25 %, макулатура – 75 %);

та контрольного зразка картону (ВНФ – 0 %, макулатура – 100 %).

Отримані ВНФ розмелювали в ЦРА до досягнення ступеня млива 51 – 63 °ШР. Макулатуру марок МС-6Б-3, МС-7Б-2, МС-8Б-3 розпускали у гідророзбивачі, а потім розмелювали до досягнення ступеня млива 55 – 60 °ШР. Ступінь млива контролювали приладом СР-2 типу Шоппер Ріглера.

Зразки картону виготовляли з відповідної, завчасно підготовленої композиції, в якій було чітко витримано відношення масової частки кожного з компонентів. Зразки виготовлялись на апараті ЛА-1. Варіанти композиції наведено на рис 2.9.

75 % макулатура

25 % ВНФ

50 % ВНФ

50 % макулатура

25 % макулатура

75 % ВНФ

100 % ВНФ

100 % макулатура

Рисунок 2.9 – Варіанти композиції зразків картону

Дослідження фізико-механічних показників отриманого картону проводили в ЗАТ «Інститут паперу». Для отримання порівняльних даних картон піддавали кондиціюванню за наступних умов: відносна вологість повітря 50±2 %, температура 23±1 °С [26. ГОСТ 13523-78.].

З отриманих відливок картону визначали:

- жорсткість під час статичного вигину, Н·см, за ГОСТ 9582

- опір продавлюванню, кПа, за ГОСТ 13525.8

- товщину, мм, за ГОСТ 27015-86.

- руйнівне зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямку, Н, за ДСТУ 3643.

Визначення показників міцності проводили орієнтуючись на такі марки картону, з масою 200 г/м2:

1) Картон тарний макулатурний КТО-25 [ТУ У 21.1-05509659-026:2005],одними з основних показників для цієї марки є руйнівне зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямку та абсолютний опір продавлюванню, значення показників необхідні для відповідності нормам 160 Н та 420 кПа відповідно;

2) Картон коробковий, одним з основних показників для цієї марки є жорсткість під час статичного вигину в поперечному напрямку [ГОСТ 7933-89], значення цього показника для обраного стандарту відповідає 0,3 Н∙см.

В рамках дослідження проведено визначення довжини волокна ВНФ, отриманих в результаті холодного та гарячого розмелювання маси і макулатури. Зроблено електронні фотографії ВНФ під оптичним мікроскопом за збільшення х140. Дані дослідження проводились на базі виробничого комбінату JSC "Weidmann Malyn Paper Mill". Визначення довжини волокна проводили на апараті “Kajaani” FS-100 за загальної кількості волокон 3000 - 4000 шт..

# 3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

## 3.1 Визначення хімічного складу стебел ріпаку

У ході досліджень визначено хімічний склад стебел ріпаку. Визначення хімічного складу проводили за стандартною методикою [35].

Хімічний склад стебел ріпаку наведено в табл. 3.1.

Таблиця 3.1 – Хімічний склад соломи ріпаку

| Вид сировини | Вміст, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целюлоза | Лігнін | Пентозани | СЖВ | Зола |
| Стебла ріпаку | 33,6 | 21,7 | 26,1 | 2,5 | 5,1 |

З отриманих даних наведеними в табл. 3.1 видно, що вміст вуглеводної часини становить приблизно 59,7 %, це свідчить про високий потенціал використання ріпаку як сировини для виготовлення ВНФ. У порівнянні з породами хвойних порід деревини вміст лігніну в ріпаку приблизно на 4 – 6 % менший. З літературних джерел відомо, що вміст речовин які розчиняються в 1 % розчині NaOH, становить приблизно 36 %. Необхідно відмітити, що вміст золи у стеблах ріпаку на 3 – 5 % більший у порівнянні з деревиною хвойних та листяних порід, що може створювати певні проблеми у ході виробництва.

Тому, з метою розчинення максимальної кількості мінеральних речовин що містяться у стеблах ріпаку для варіння використано натронно-содовий спосіб. Саме за рахунок наявності NaOH відбувається розчинення золи та цей спосіб одночасно відноситься до екологічно чистих оскільки він не містить сірковмісних сполук. Метою наших подальших досліджень є вивчення здатності до делігніфікації стебел ріпаку, що дозволить отримувати ВНФ високого виходу з подальшим використанням їх у виробництві пакувальних видів картону.

## 3.2 Одержання волокнистих напівфабрикатів із стебел ріпаку натронно-содовим способом варіння

Натронно-содовий спосіб перероблення НДРС можна віднести до екологічно чистих способів варіння, та його використовують для отримання волокнистих напівфабрикатів з різними властивостями. Як видно з огляду літературних джерел, в якості сировини для ЦПП доречно використовувати стебла ріпаку. Ця сировина є у достатній кількості  та майже не має застосування іншими галузями, але за хімічною будовою придатна для отримання ВНФ високого виходу [4-8].

Дослідження процесу делігніфікації стебел ріпаку проводили за різних технологічних режимів.

В межах кожного режиму варіння проводили за таких умов: без просочування та без додавання AQ; з просочуванням та без додавання AQ; з просочуванням та з додаванням 0,05 % AQ; з просочуванням та з додаванням 0,1 % AQ. Також за кожних умов проводили гаряче та холодне розмелювання.

На рис. 3.1 наведено дані виходу ВНФ, отриманих за різних умов варіння стебел ріпаку. Із наведених закономірностей видно, що суттєвий вплив на вихід ВНФ має процес просочування та використання каталізатора. Вихід волокнистих напівфабрикатів за даних умов варіння знаходиться в межах від 76 до 85 % від вихідної сировини, що характеризує їх як солом’яну масу, або напівцелюлозу після варіння. Дана закономірність підтверджується отриманими значеннями вмісту залишкового лігніну у ВНФ після варіння [Дод А]. За умов варіння, коли відсутнє просочення та каталізатор, а кінцева температура досягає 110 °С отримано вихід в межах 85 %. За тих самих умов у випадку підвищення температури до 165 °С вихід знижується на 2,5 % до 82,8 %. Таку закономірність можна пояснити тим, що за низьких температур відбувається незначна екстракція речовин, що легко екстрагуються, а також речовин, що легко гідролізуються за низької температури, що підтверджується літературними даними [6].

Рисунок 3.1 – Залежність виходу волокнистих напівфабрикатів від температури за різних режимів варіння:  – без просочування, без AQ;  – з просочуванням, без AQ;  – з просочуванням, AQ = 0,05 %;  – з просочуванням, AQ = 0,1 %.

Просочування маси за температури 110 °С призводить до зменшення виходу приблизно на 2 %. У випадку просочування маси та додавання каталізатора у кількості 0,05 % за температури 110 °С знижується вихід приблизно на 2,6 % порівняно з варінням за такої ж температури з просочуванням та без використання каталізатора. Додавання 0,1 % каталізатора порівняно з додаванням 0,05 % AQ, значно не впливає на вихід, зменшуючи його на 1 %. Це пояснюється меншою активністю AQ за низьких температур. З підвищенням кінцевої температури варіння від 110 °С до 165 °С за умов попереднього просочування січки та додавання 0,1 % каталізатора призводить до зниження виходу на 4,5 %.

З всього цього можна зробити висновок, що додавання каталізатора та збільшення температури і тривалості варіння покращує екстракцію речовин із сировини, у тому числі і лігніну, вміст якого має безпосередній вплив на фізико-механічні показники отриманих ВНФ. На вихід і фізико-механічні показники також впливає морфологічна та анатомічна будова сировини, оскільки хімічний склад в різних частинах недеревних рослин відрізняється [6].

Дослідження показників міцності, отриманих напівфабрикатів є однією з основних їх характеристик. На рис. 3.2 та 3.3 наведено залежність показників розривної довжини за різних режимів варіння та способу розмелювання.

З рис. 3.2 – 3.3 видно, що значення показника розривної довжини ВНФ отриманих у ході холодного розмелювання знаходиться в межах 2000 – 4200 м, в той час як за гарячого розмелювання показник знаходиться в межах 1950 – 3600 м. У випадку гарячого розмелювання ВНФ легше піддаються розмелюванню, тривалість розмелювання до 60 °ШР зменшується у 2 рази (на 50 %). Частково дану закономірність можна пояснити тим, що у випадку гарячого розмелювання ВНФ достатньо добре просочені лужним розчином, що сприяє кращому набуханню волокна. За температури приблизно 70 – 80 °С лігнін ще достатньо пластичний і волокна легше піддаються фібрилюванню. З однієї сторони, це призводить до легшої фібриляції волокон, з іншої – із-за швидкого зниження температури в розмелювальному стакані лігно-вуглеводні комплекси стають крихкими, ламкими та більше піддаються вкороченню в процесі розмелювання. В результаті у ході гарячого розмелювання маси отримуємо коротші волокна у порівнянні з холодним розмелюванням, що має негативний вплив на фізико-механічні показники ВНФ. Нерівномірність показників міцності у випадку гарячого розмелювання маси, викликані нерівномірним охолодженням маси у випадку порівняння різних режимів варіння.

Рисунок 3.2 – Залежність показника розривної довжини волокнистих напівфабрикатів від температури за різних режимів варіння у випадку холодного розмелювання маси:  – без просочування, без AQ;  – з просочуванням, без AQ;  – з просочуванням, AQ = 0,05 %;  – з просочуванням, AQ = 0,1 %.

Рисунок 3.3 – Залежність показника розривної довжини волокнистих напівфабрикатів від температури за різних режимів варіння у випадку гарячого розмелювання маси:   – без просочування, без AQ;  – з просочуванням, без AQ;  – з просочуванням, AQ = 0,05 %;  – з просочуванням, AQ = 0,1 %.

Спостерігається, що у випадку підвищення температури варіння від 110 °С до 165 °С за умови відсутності каталізатора та попереднього просочування ВНФ, отриманого у ході холодного розмелювання показник розривної довжини майже не змінюється. За умови просочування січки впродовж 15 – 30 хв. і використанні каталізатора у кількості 0,1 % від маси абс. сух. волокна, підвищення температури варіння від 110 °С до 165 °С призводить до збільшення показника розривної довжини (РД) на 70 – 75 %. Це можна пояснити позитивним впливом на процес варіння обох факторів, які призводять до більш рівномірного подальшого процесу варіння та стабілізації вуглеводної частини за рахунок використання каталізатора. За температури 165 °С, просочування січки має переважаючий вплив у порівнянні з відсутнім просочуванням на показник РД, який підвищується приблизно на 64 – 68 % у випадку просочення січки. У випадку додавання AQ у кількості 0,05 % до попередньо просоченої січки впродовж 15 – 30 хв. у ході варіння за температури 165 °С, показник РД збільшується на 5 – 5,5 %, а у випадку порівняння із додаванням 0,1 % AQ за такої ж температури значення показника РД збільшується на 4,5 – 5 %.

Показники РД отримані за таких же умов, але у випадку гарячого розмелювання мають показники менші від отриманих у ході холодного розмелювання в середньому на 10 – 13 %.

На рис. 3.4 та 3.5 наведено залежність показників абсолютного опору продавлюванню за різних режимів варіння та способу розмелювання.

Для показника абсолютного опору продавлюванню спостерігається покращення показника у 1,5 – 2 рази з підвищенням температури від 110 °С до 165 °С за усіх умов, у разі отримання ВНФ, як за гарячого, так і за холодного розмелювання. У випадку попереднього просочування січки за температур 110 °С – 165 °С у ході варіння, показник абсолютного опору продавлюванню підвищується на 10 – 20 кПа порівняно з ВНФ отриманим без просочування. Додавання 0,05% AQ до просоченої січки, призводить до підвищення показника абсолютного опору продавлюванню на 7 – 10 %, за температур варіння 110 °С – 165 °С. Вплив додавання 0,1 % AQ за таких же умов майже не прослідковується.

Рисунок 3.4 – Залежність показника абсолютного опору продавлюванню волокнистих напівфабрикатів від температури за різних режимів варіння у випадку холодного розмелювання маси:  – без просочування, без AQ;  – з просочуванням, без AQ;  – з просочуванням, AQ = 0,05 %;  – з просочуванням, AQ = 0,1 %.

Таку закономірність частково можна пояснити кращою делігніфікацією сировини за температури варіння 165 °С порівняно з варінням за температури 110 °С, та більшою пластичністю волокон. В ході розмелювання покращується процес фібриляції волокон, що призводить до збільшенням кількості водневих зв’язків у ВНФ. Додавання каталізатора AQ у кількості 0,05 % позитивно впливає на даний показник, у той час як додавання 0,1 % AQ майже не впливає та показник абсолютного опору продавлюванню знаходиться на рівні ВНФ, отриманих з просочуванням січки, без додавання каталізатора.

Із закономірностей графіків можна зазначити, що ВНФ, отримані у ході гарячого розмелювання, порівняно з ВНФ отриманими холодним розмелюванням маси, досягають менших показників абсолютного опору продавлюванню приблизно на 5 – 16 %. Слід зауважити, що у випадку гарячого розмелювання ВНФ, тривалість розмелювання зменшується приблизно у 2 рази.

Рисунок 3.5 – Залежність показника абсолютного опору продавлюванню волокнистих напівфабрикатів від температури за різних режимів варіння у випадку гарячого розмелювання маси:  – без просочування, без AQ;  – з просочуванням, без AQ;  – з просочуванням, AQ = 0,05 %;  – з просочуванням, AQ = 0,1 %.

На рис. 3.6 та 3.7 наведено залежність показників опору роздиранню за різних режимів варіння та способу розмелювання.

Відомо, що опір роздиранню в більшій мірі залежить від довжини волокна та міцності і кількості водневих зв’язків, що в свою чергу залежить від ступеня розроблення волокна – фібрилювання. Можна помітити, що показник опору роздиранню підвищується на 39 % у випадку підвищення температури варіння від 110 °С до 165 °С, за умови відсутності просочування січки та використання каталізатора. У випадку просочування січки та підвищення температури варіння від 110 °С до 165 °С, прослідковується збільшення показника на 52 %. Додавання 0,05 % AQ та підвищення температури варіння від 110 °С до 165 °С, призводить до збільшення показника на 45 %. З цього видно, що процес просочування має більший вплив на значення показника опору роздиранню у випадку підвищення температури варіння.

Рисунок 3.6 – Залежність показника опору роздиранню волокнистих напівфабрикатів від температури за різних режимів варіння у випадку холодного розмелювання маси:  – без просочування, без AQ;  – з просочуванням, без AQ;  – з просочуванням, AQ = 0,05 %;  – з просочуванням, AQ = 0,1 %.

Рисунок 3.7 – Залежність показника опору роздиранню волокнистих напівфабрикатів від температури за різних режимів варіння у випадку гарячого розмелювання маси:   – без просочування, без AQ;  – з просочуванням, без AQ;  – з просочуванням, AQ = 0,05 %;  – з просочуванням, AQ = 0,1 %.

Просочування січки за температури варіння 110 °С у випадку гарячого розмелювання маси підвищує показник на 13 %, а у випадку холодного розмелювання відбувається зниження показника на 17 %. Вплив додавання 0,05 % AQ у випадку холодного розмелювання маси та варіння за температури 110 °С є незначним і дорівнює 4%, в той час як за температури варіння 165 °С ця різниця становить 9 %. Це свідчить про те, що каталізатор проявляє свої властивості краще у випадку варіння за підвищених температур.

Необхідно відмітити, що ВНФ отримані у ході холодного розмелювання мають підвищені фізико-механічні показники, порівняно з ВНФ, отриманими гарячим способом розмелювання. Ця різниця збільшується з підвищенням температури варіння за якої отримували ВНФ. Так, за температури варіння 110 °С та умови просочування січки і використання 0,05 % AQ різниця опору роздиранню для ВНФ отриманих холодним та гарячим розмелювання становить приблизно 15 %.

З отриманих даних фізико-механічних досліджень ВНФ можна зазначити:

1) Додавання каталізатора AQ у кількостях 0,05 та 0,1 % від маси абс. сух. волокна позитивно впливає на фізико-механічні показники ВНФ за підвищених температур. Це зумовлено кращою делігніфікацією рослинної сировини та гнучкістю волокон. Про це також свідчить вихід отриманих ВНФ, що в разі додавання каталізатора він зменшується на 2 – 4 %. Також ВНФ, отримані з додаванням каталізатора, легше розмелються, а різниця у швидкості розмелювання становить близько 20 % між зразками, які варили з використанням та без використання AQ.

2) Використання гарячого розмелювання маси значно підвищує швидкість розмелювання ВНФ до необхідних значень, порівняно із холодним розмелюванням приблизно у 2 рази.

3) Просочування січки значно впливає на отримані показники міцності отриманих ВНФ. У випадках просочування січки в ході варіння стебел ріпаку, показники міцності підвищуються в середньому на 10 – 15 %. Позитивний вплив просочування прослідковується за усіх режимів варіння.

## 3.3 Аналіз відпрацьованих щолоків за натронно-содового варіння стебел ріпаку

В ході досліджень проведено аналіз вихідного натронно-содового варильного розчину та відпрацьованих щолоків отриманих в результаті варіння, стебел ріпаку. Під час аналізу щолоків визначено їх значення рН та активну лужність в од. Na2O, до та після варіння. Метою аналізу було визначення залишкового активного лугу після варіння, та значення рН розчину, що дозволить розглянути варіанти його регенерування для зменшення витрат хімічних реагентів на процес варіння. Визначення проводили для щолоків, отриманих у ході варіння за кінцевих температур 110 °С, 140 °С та 165 °С. Отримані значення натронно-содових щолоків до та після варіння наведено у табл. 3.2.

З даних, які наведено у табл. 3.2 видно, що в ході варіння вміст активного лугу знижується у відпрацьованому щолоці на 5-12 г/дм3 в од. Na2O залежно від умов та кінцевої температури варіння. Витрати активного лугу на варіння збільшуються з підвищенням температури варіння від 110 °С
          Таблиця 3.2 – Характеристика вихідних щолоків та відпрацьованих розчинів за натронно-содового способу варіння

| Дослід | Умови варіння | Вихідний щолок |  | Відпрацьований щолок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рН | Вміст активного лугу, г/л в од. Na2O | рН | Залишок активного лугу, г/л в од. Na2O |
| Кінцева температура варіння 110 °С | Без просочування та без AQ | 12,2 | 25,2 | 10,3 | 20 |
|  | З просочуванням та без AQ |  |  | 10,4 | 19 |
|  | З просочуванням та додаванням 0,05 % AQ |  |  | 10,6 | 18 |
|  | З просочуванням та додаванням 0,1 % AQ |  |  | 10,4 | 20 |

| Продовження табл. 3.2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кіцева температура варіння 140 °С | Без просочування та без AQ | 12,4 | 26,9 | 10,9 | 19 |
|  | З просочуванням та без AQ |  |  | 10,5 | 17 |
|  | З просочуванням та додаванням 0,05 % AQ |  |  | 10,2 | 16 |
|  | З просочуванням та додаванням 0,1 % AQ |  |  | 10,1 | 15 |
| Кінцева температура варіння 165 °С | Без просочування та без AQ | 12,4 | 26,3 | 9,0 | 21 |
|  | З просочуванням та без AQ |  |  | 8,4 | 21 |
|  | З просочуванням та додаванням 0,05 % AQ |  |  | 9,2 | 19 |
|  | З просочуванням та додаванням 0,1 % AQ |  |  | 9,0 | 17 |

до 140 °С, як і за умови наявного просочування та додавання каталізатора у кількості 0,05 % та 0,1 % від маси абс. сух. вихідної сировини. У випадку варіння за кінцевої температури 165 °С, спостерігається зменшення показника рН на 2,5 од., у порівнянні з режимами варіння за низьких температур 110 °С та 140 °С. Це можна пояснити тим, що у ході варіння за температури 165 °С більше, органічних кислот, лігніну, вуглеводів, екстрактивних речовин переходить у розчин, що вимагає додаткових витрат лужного розчину на реакції нейтралізації.

Виходячи з отриманих даних можна зазначити, що після натронно-содового варіння за даних умов у відпрацьованому розчині залишається приблизно          52 – 80 % активного лугу. Це означає, що відпрацьований щолок після більш детального дослідження можна буде повторно використовувати, попередньо його укріпивши за рахунок додавання свіжого щолоку. Це дозволить значно економити на витратах хімічних реагентів.

## 3.4 Результати мікроскопічних досліджень отриманих волокнистих напівфабрикатів

Проведено мікроскопічне дослідження ВНФ отриманих натронно-содовим способом у ході варіння за кінцевої температури 140 ˚С без використання каталізатора. Для порівняння також проведено мікроскопічне дослідження суміші макулатури.

2

1

3

4

У ході проведення мікроскопічного дослідження ВНФ було використано реактив Херцберга (Хлорцинкйод) для забарвлення волокон.

Рисунок 3.8 – Зображення волокнистого напівфабрикату отриманого натронно-содовим способом, варіння за кінцевої температури варіння 140 ˚С без використання каталізатора, у випадку холодного розмелювання маси: 1) спіральні судини; 2) луб’яні волокна; 3) паренхимні клітини; 4) судини.

На зробленому знімку (рис 3.8) зображено ВНФ отриманий натронно-содовим способом варіння стебел ріпаку за температури 140 °С з просочуванням та без використання каталізатора у ході холодного розмелювання. На ньому видно спіральні судини, основну масу складають луб’яні волокна, які мають довгу тонку витягнуту будову та загострені кінці, також на зображенні можна побачити паренхимні клітини та судини які складають невелику частину загальної кількості волокна. У масі присутні великі шматки не розмелених частин стебел.

На даному фото (рис 3.9) зображено ВНФ отриманий за тих же умов, що і на попередньому фото, але у ході гарячому розмелюванні. На ньому також видно спіральні судини, основну масу складають луб’яні волокна, які мають довгу тонку витягнуту будову з загостреними кінцями, присутні паренхимні клітини та судини. Маса менш груба, але є багато дрібного волокна.

4

3

2

1

Рисунок 3.9 – Зображення волокнистого напівфабрикату отриманого натронно-содовим способом варіння за кінцевої температури варіння 140 ˚С без використання каталізатора, у випадку гарячого розмелювання маси: 1) спіральні судини; 2) луб’яні волокна; 3) паренхимні клітини; 4) судини.

Довжина волокна на зображенні помітно менша у порівнянні з холодним розмелюванням. Це свідчить про більше вкорочення волокон у ході гарячого розмелювання, порівняно з холодним розмелюванням. Також видно меншу кількість великих не розмелених частин стебла.

Порівнюючи зображення, можна сказати, що у ході гарячого розмелювання утворюється більше дрібного волокна, яке буде негативно впливати на фізико-механічні показники готової продукції.

На зображенні (рис 3.10) видно, велику кількість дрібного волокна, присутні не розволокненні пучки та вкраплення сміття (а саме друкарської фарби), присутні також і довгі волокна на зразку. Деякі волокна забарвлені у синій колір.

Рисунок 3.10 – Макулатура марок МС-6Б-3, МС-7Б-2, МС-8Б-3 у співвідношенні 1:1:1, відповідно

## 3.5 Визначення довжини волокон отриманих волокнистих напівфабрикатів з використанням приладу Каяні

Визначення довжини волокна проводили для маси отриманої у ході варіння натронно-содовим способом січки ріпаку, без використання каталізатора за кінцевої температури варіння 140 °С, у випадку гарячого і холодного розмелювання. Для порівняння також провели аналіз маси отриманої з суміші макулатури. Данні отриманні у ході досліджень для довжини волокна, наведено на рис 3.11.

Із діаграми розподілу волокон за довжиною можна побачити, що волокна в масі розподілені за довжиною таким чином. Більшу частину у ВНФ, 38 – 40 %, становлять волокна довжиною 0,61-1,02 мм. Із збільшенням довжини волокна їх кількість зменшується, наприклад: волокна довжиною 1,03 – 1,85 мм – вже становлять лише 25 – 28 %; довжиною 1,86 – 2,47 мм лише – 7 – 8 %; більше 2,48 мм в межах 4 – 6 %. Таким чином, значення вмісту волокон довжиною більше 1,03 мм становить 36 – 41 % від загального вмісту волокон. Для порівняння у макулатури вміст волокон довжиною 0,61-1,02 мм становить 55 %, довжиною більше 1,02 мм – 26,5 %. Порівнюючи ВНФ отримані гарячим та холодним розмелюванням маси, можна зазначити, що довжина волокна для них значно не відрізняється. Але помітно, що кількість волокон довжиною від 1,02 мм у випадку холодного розмелювання більша приблизно на 4,5 %, порівняно з гарячим розмелюванням.

Рисунок 3.11 – Довжина волокна макулатури та отриманих волокнистих напівфабрикатів за кінцевої температури варіння 140 °С, з просочуванням та без використання AQ, за гарячого та холодного розмелювання маси:  ;  ;  - холодне розмелювання; гаряче розмелювання; макулатура відповідно.

Це викликано тим, що ВНФ легше розмелюється у випадку гарячого розмелювання маси, що пов’язано з більшою пластичністю лігніну, але із за нерівномірного охолодження маси в процесі розмелювання відбувається кристалізація лігніну, що призводить до крихкості волокон та їх вкорочення.

Порівнюючи довжину волокна ВНФ отриманих варінням стебел ріпаку з солом’яною напівцелюлозою, можна зробити висновок, що вони дуже близькі між собою, але серед зернових культур кращі показники має солома пшениці.

## 3.6 Дослідження зразків картону, виготовлених з композиції макулатури та волокнистих напівфабрикатів

Для дослідження показників та порівняння їх з стандартами було обрано ВНФ отримані за трьох режимів 110 °С, 140 °С та 165 °С. З ВНФ, отриманих за температури 130 °С не виготовляли відливки композиції картону та не піддавали їх дослідженню оскільки отримані показники міцності останнього близькі за значеннями до ВНФ отриманого в ході варіння за температури 140 °С.

## 3.6.1 Дослідження зразків картону, виготовлених з макулатури та волокнистих напівфабрикатів, отриманих за температури варіння 110 °С

а) На рис 3.12 та 3.13 наведено фізико-механічні показники виготовленого картону з макулатури та ВНФ, отриманих варінням стебел ріпаку за кінцевої температури варіння 110 °С у ході їх гарячого розмелювання. Отримані дані порівнювали з картоном тарним макулатурним.

З рис 3.12 видно, що руйнівне зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямку відповідає необхідному показнику у випадку використання усіх композицій. Показано, що додавання макулатури до ВНФ призводить до зменшення показника руйнівного зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямку. Таку закономірність можна пояснити властивостями макулатури, нерівномірною довжиною волокон, різним її складом від деревної маси до целюлози. Відомо, що показник в більшій мірі залежить від жорсткості волокна з якого виготовляли зразки картону. У випадку використання ВНФ, отриманого з просочуванням січки та додаванням каталізатора 0,05 та 0,1 % за сталого співвідношення макулатури до ВНФ, показник теж зменшується. Це можна пояснити кращою делігніфікацією ВНФ за цих умов. За умови виготовлення відливок картону із 100 % ВНФ, отриманого без просочування та використання каталізатора, має вищі значення показника руйнівного зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямку порівняно з картоном отриманим із 100 % макулатури приблизно на 38 %.

Рисунок 3.12 – Залежність показника руйнівного зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямку від композиції картону виготовленого з волокнистих напівфабрикатів зі стебел ріпаку за температури 110 °С та тривалості 30 хв., в ході гарячого розмелювання та макулатури:  ;  ;  ;  – без просочування, без AQ; з просочуванням, без AQ; з просочуванням, з додаванням AQ = 0,05 %; з просочуванням, з додаванням AQ = 0,1 % відповідно

У випадку зменшення ВНФ у композиції від 100 до 25 %, за умови використання ВНФ отриманого без просочування, показник руйнівного зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямку зменшується приблизно на 30 %. Використання ВНФ отриманих з просочуванням січки у композиції картону призводять до зменшення показника на 11 % у разі використання 100% його композиції. Додавання каталізатора у кількості 0,05 % та 0,1 %, у композиції 100% ВНФ, також призводить до зменшення значень показника, у разі використання ВНФ отриманого варінням з просочуванням січки, на 7,5 % та 10 % відповідно.

Рисунок 3.13 – Залежність показника абсолютного опору продавлюванню від композиції картону виготовленого з волокнистих напівфабрикатів зі стебел ріпаку за температури 110 °С та тривалості 30 хв., в ході гарячого розмелювання та макулатури:  ;  ;  ;   – без просочування, без AQ; з просочуванням, без AQ; з просочуванням, з додаванням AQ = 0,05 %; з просочуванням, з додаванням AQ = 0,1 % відповідно

На рис 3.13 зображено відношення показника абсолютного опору продавлюванню до композиції картону та умов варіння ВНФ. З графіку видно, що за жодних умов варіння та композиції значення показника абсолютного опору продавлюванню не досягають стандарту картону марки КТО-25. Це може бути пов’язано з тим що волокна макулатури та отриманого ВНФ, мають малу довжину, гнучкість та еластичність, що суттєво впливає на цей показник. Додавання 25 % макулатури до композиції з ВНФ, підвищує значення показника абсолютного опору продавлюванню на 20,5 – 23,5 %. Це може бути пов’язано з тим, що додана макулатура містить волокна дрібного фракційного складу, які утворюють щільну структуру зразку, що і призводить до підвищення цього показника. У випадку подальшого збільшення вмісту макулатури у композиції від 25 % до 100 % значної зміни показника не відбувається. У разі використання ВНФ, виготовленого з просочуванням січки за композиції ВНФ 100%, показник абсолютного опору продавлюванню збільшується на 13,4 %. Додавання 0,05 % і 0,1 % AQ у ході варіння січки підвищує показники абсолютного опору продавлюванню отриманих ВНФ приблизно на 5 - 8 %.

б) На рис 3.14 наведено фізико-механічні показники виготовленого картону з макулатури та ВНФ, отриманих варінням стебел ріпаку за кінцевої температури варіння 110 °С у ході їх гарячого розмелювання. Отримані дані порівнювали з коробковим картоном.

Для показника жорсткості під час статичного вигину важливі одночасно як жорсткість волокон так і кількість водневих зв’язків, що в свою чергу залежить від того наскільки добре фібрильовані волокна. З рис 3.14 видно, що показник досягає значення стандарту майже в усіх випадках, крім випадків, в яких використовується 100 % композиція ВНФ отриманих варінням стебел ріпаку з просочуванням та використанням 0,05 % та 0,1 % каталізатора. Це можна пояснити кращою делігніфікацією та зменшенням жорсткості волокон, порівняно з ВНФ, отриманим без просочування. Показано, що додавання макулатури у композицію має позитивний вплив на показник жорсткості під час статичного вигину в поперечному напрямку. У випадку дослідження композиції 100 % ВНФ, просочування має негативний вплив на показник жорсткості під час статичного вигину, знижуючи його на 9 %. Додавання 0,05 та 0,1 % каталізатора також призводить до зменшення показника на 2 – 5 %, порівняно з картоном отриманим з ВНФ, виготовлених без просочування.

У випадку збільшення вмісту макулатури від 0 % до 75 % в композиції з ВНФ, отриманими без просочування січки, показник жорсткості під час статичного вигину підвищується приблизно на 30 %. Для ВНФ, отриманого з використанням 0,1 % AQ, збільшення вмісту макулатури від 0 % до 75 % призводить до збільшення показника на 10 – 22 %.

Рисунок 3.14 – Залежність показника жорсткості під час статичного вигину в поперечному напрямку від композиції картону виготовленого з волокнистих напівфабрикатів зі стебел ріпаку за температури 110 °С та тривалості 30 хв., в ході гарячого розмелювання та макулатури:  ;  ;  ;   – без просочування, без AQ; з просочуванням, без AQ; з просочуванням, з додаванням AQ = 0,05 %; з просочуванням, з додаванням AQ = 0,1 % відповідно.

## 3.6.2 Дослідження зразків картону, виготовлених з макулатури та волокнистих напівфабрикатів, отриманих за температури варіння 140 °С

а) На рис 3.15 та 3.16 наведено фізико-механічні показники виготовленого картону з макулатури та ВНФ, отриманих варінням стебел ріпаку за кінцевої температури варіння 140 °С у ході їх холодного розмелювання. Отримані дані порівнювали з картоном тарним макулатурним.

З рис. 3.15 видно, що руйнівне зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямку досягається для усіх композиції картону. Спостерігається покращення значення показника у випадку використання картону виготовленого з 100 % композиції ВНФ, отриманих в ході варіння стебел ріпаку без просочування

Рисунок 3.15 – Залежність показника руйнівного зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямку від композиції картону виготовленого з волокнистих напівфабрикатів зі стебел ріпаку за температури 140 °С та тривалості 45 хв., в ході холодного розмелювання та макулатури:  ;  ;  ;   – без просочування, без AQ; з просочуванням, без AQ; з просочуванням, з додаванням AQ = 0,05 %; з просочуванням, з додаванням AQ = 0,1 % відповідно

та без використання каталізатора, показник збільшується зі збільшення вмісту ВНФ у композиції картону. У випадку додавання до ВНФ, отриманого варінням стебел без просочування, макулатури у кількості 75 %, показник руйнівного зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямку зменшується на 31 %, порівняно з картоном виготовленим із 100 % ВНФ за тих же умов.

Використання 100 % ВНФ, отриманого з просочуванням січки у композиції картону, призводить до зменшення руйнівного зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямку на 37 %. Показник руйнівного зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямку картону композиції 100 % ВНФ, отриманого з просочуванням січки та використанням 0,05 % AQ, зменшується приблизно на 10% у порівнянні з використанням ВНФ отриманим без каталізатора. Можна зазначити, що збільшення температури варіння за якої отримано ВНФ, негативно впливає на цей показник, зменшуючи його приблизно на 20 %, це пов’язано з тим, що значний вплив на значення цього показника має жорсткість сировини яку використовують, а у випадку збільшення температури варіння жорсткість отриманого ВНФ зменшується.

Рисунок 3.16 – Залежність показника абсолютного опору продавлюванню від композиції картону виготовленого з волокнистих напівфабрикатів зі стебел ріпаку за температури 140 °С та тривалості 45 хв., в ході холодного розмелювання та макулатури:  ;  ;  ;   – без просочування, без AQ; з просочуванням, без AQ; з просочуванням, з додаванням AQ = 0,05 %; з просочуванням, з додаванням AQ = 0,1 % відповідно

Із наведених даних на рис 3.16 видно, що за жодних умов варіння за даної температури показник абсолютного опору продавлюванню не досягається. Зі збільшенням вмісту макулатури в композиції картону спостерігається покращення показника абсолютного опору продавлюванню, як і у випадку використання ВНФ отриманого за температури варіння 110 °С. Показано, що використання каталізатора та просочування січки у ході варіння позитивно впливає на цей показник. Використання для виготовлення картону ВНФ, отриманого варінням з просочуванням січки, призводить до збільшення показника абсолютного опору продавлюванню на 25 %. У той час використання ВНФ, отриманого з додаванням каталізатора у кількості 0,05 %, збільшує цей показник на 31,5 %, а 0,1 % AQ на 38 %.

Збільшення вмісту макулатури від 0 % до 75 % у композиції картону та використанні ВНФ, отриманих варінням без просочування січки, призводить до збільшення показника абсолютного опору продавлюванню на 51 %.

У разі використання ВНФ, отриманих за температури варіння 140 °С показник абсолютного опору продавлюванню зменшується на 10-15 %, порівняно з показником де використовували ВНФ отримані за температури варіння 110 °С.

б) На рис 3.17 наведено фізико-механічні показники виготовленого картону з макулатури та ВНФ, отриманих варінням стебел ріпаку за кінцевої температури варіння 140 °С у ході їх холодного розмелювання. Отримані дані порівнювали з коробковим картоном.

Як видно з рис 3.17, показник жорсткості під час статичного вигину в поперечному напрямку досягає значень стандарту у випадку всіх умов варіння за температури 140 °С та холодного розмелювання січки. Отримані зразки за своїми фізико-механічними показниками більші від стандарту на 25-100 %, це пояснюється високим вмістом слабоделігніфікованого волокна, що надає жорсткості волокнам ВНФ. Порівнюючи зразки картону виготовленого з 100 % ВНФ (отриманого без просочування січки) та 100 % макулатури видно, що значень показника жорсткості під час статичного вигину в поперечному напрямку, приблизно на 30 % кращі для 100 %-го ВНФ.

У випадку підвищення температури варіння січки стебел ріпаку від 110 °С до 140 °С відбувається збільшення показника жорсткості під час статичного вигину в поперечному напрямку. У випадку виготовлення лабораторних зразків з ВНФ, отриманих з використанням 0,1 % каталізатора AQ, видно певне збільшення показника жорсткості під час статичного вигину в поперечному напрямку у порівнянні з ВНФ отриманими з використанням 0,05 % AQ.

Рисунок 3.17 – Залежність показника жорсткості під час статичного вигину в поперечному напрямку від композиції картону виготовленого з волокнистих напівфабрикатів зі стебел ріпаку за температури 140 °С та тривалості 45 хв., в ході холодного розмелювання та макулатури:  ;  ;  ;   – без просочування, без AQ; з просочуванням, без AQ; з просочуванням, з додаванням AQ = 0,05 %; з просочуванням, з додаванням AQ = 0,1 % відповідно

Використання 100% ВНФ, отриманого у ході варіння маси з просочуванням січки, призводить до зменшення показник жорсткості під час статичного вигину в поперечному напрямку на 25 %. Додавання 0,05 % каталізатора, теж викликає зменшення цього показника на 36 %, а от 0,1 % AQ призводить до зменшення лише на 31 %. У випадку використання в композиції ВНФ, отриманого без просочування січки, з додаванням до нього 75 % макулатури, значення показника жорсткості під час статичного вигину в поперечному напрямку знижується на 23,7 %.

в) На рис 3.18 та 3.19 наведено фізико-механічні показники виготовленого картону з макулатури та ВНФ, отриманих варінням стебел ріпаку за кінцевої температури варіння 140 °С у ході їх гарячого розмелювання. Отримані дані порівнювали з картоном тарним макулатурним.

Рисунок 3.18 – Залежність показника руйнівного зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямку від композиції картону виготовленого з волокнистих напівфабрикатів зі стебел ріпаку за температури 140 °С та тривалості 45 хв., в ході гарячого розмелювання та макулатури:   ;  ;  ;   – без просочування, без AQ; з просочуванням, без AQ; з просочуванням, з додаванням AQ = 0,05 %; з просочуванням, з додаванням AQ = 0,1 % відповідно

З рис 3.18 видно, що у випадку гарячого розмелювання січки показники картону нижчі у порівнянні з показниками отриманими за того самого варіння, але у ході холодного розмелювання. Показники знаходяться в межах необхідних значень стандарту.

ВНФ отримані варінням з просочуванням січки, мають менше значення показника руйнівного зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямку у порівнянні з не просоченими ВНФ, значення знижується на 2 – 7 %. Використання ВНФ, отриманого у ході варіння з 0,05% AQ, знижує показник на 27 %. Додавання макулатури у кількості 75 % до композиції картону з ВНФ, виготовленим з використанням 0,05 % AQ, призводить до збільшення показника руйнівного зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямку на 35 %. Для ВНФ виготовленим з використанням 0,1 % AQ, додавання макулатури позитивно впливає на показник..

Показано те, що за гарячого розмелювання січки, порівняно з холодним розмелюванням січки, час розмелювання зменшувався вдвічі та показника руйнівного зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямку зменшується приблизно на 10 – 15 %. Це пов’язано з тим, що із-за швидкого зниження температури в розмелювальному стакані лігно-вуглеводні комплекси стають крихкими, ламкими та більше піддаються подрібненню в процесі розмелювання, також варильний розчин краще проникає в клітинну стінку волокнон, що може призводити до більшої дії лугу на лігнін який знаходиться в середині волокон та втрати їм жорсткості.

Для абсолютного опору продавлюванню (рис 3.19), спостерігається зменшення показника у разі використання ВНФ отриманого в ході гарячого розмелювання січки. Це можна пояснити тим, що волокна стають ламкими та крихкими, із за чого вони більше вкорочуються, а для даного показника важливими є гнучкість та довжина волокон ВНФ, які використовуються для виготовлення зразків композиції картону.

Додавання 75 % макулатури до композиції в якій використовується ВНФ, отриманий без просочування січки, показник абсолютного опору продавлюванню збільшується на 136 %. Волокнисті напівфабрикати виготовлені з просочуванням січки, мають показники абсолютного опору продавлюванню більші на 14,5 %, порівняно з ВНФ отриманими без просочування. Додавання 0,05 % та 0,1 % AQ у ході варіння січки, збільшує показник на 32 % та 40 % відповідно. Збільшення вмісту макулатури в композиції, у випадку використання ВНФ виготовлених за всіх умов, призводить до покращення показника абсолютного опору продавлюванню.

Рисунок 3.19 – Залежність показника абсолютного опору продавлюванню від композиції картону виготовленого з волокнистих напівфабрикатів зі стебел ріпаку за температури 140 °С та тривалості 45 хв., в ході гарячого розмелювання та макулатури:  ;  ;  ;   – без просочування, без AQ; з просочуванням, без AQ; з просочуванням, з додаванням AQ = 0,05 %; з просочуванням, з додаванням AQ = 0,1 % відповідно

г) На рис 3.20 наведено фізико-механічні показники виготовленого картону з макулатури та ВНФ, отриманих варінням стебел ріпаку за кінцевої температури варіння 140 °С у ході їх гарячого розмелювання. Отримані дані порівнювали з коробковим картоном.

У випадку гарячого розмелювання ВНФ використаного для виготовлення лабораторних зразків картону, показник жорсткості під час статичного вигину в поперечному напрямку значно не відрізняється від зразків картону отриманих у ході холодного розмелювання ВНФ. Вміст макулатури у композиції картону значно не впливає на даний показник.

Рисунок 3.20 – Залежність показника жорсткості під час статичного вигину в поперечному напрямку від композиції картону виготовленого з волокнистих напівфабрикатів зі стебел ріпаку за температури 140 °С та тривалості 45 хв., в ході гарячого розмелювання та макулатури:  ;  ;  ;   – без просочування, без AQ; з просочуванням, без AQ; з просочуванням, з додаванням AQ = 0,05 %; з просочуванням, з додаванням AQ = 0,1 % відповідно

## 3.6.3 Дослідження зразків картону, виготовлених з макулатури та волокнистих напівфабрикатів, отриманих за температури варіння 165 °С

а) На рис 3.21 та 3.22 наведено фізико-механічні показники виготовленого картону з макулатури та ВНФ, отриманих варінням стебел ріпаку за кінцевої температури варіння 165 °С у ході їх холодного розмелювання. Отримані дані порівнювали з картоном тарним макулатурним.

З рис. 3.21 видно, що підвищення температури за якої проводиться варіння стебел ріпаку, до 165 °С має негативний вплив на показник руйнівного зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямку, порівняно з картоном виготовленим з використанням ВНФ отриманих за температури варіння 110 °С.

Рисунок 3.21 – Залежність показника руйнівного зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямку від композиції картону виготовленого з волокнистих напівфабрикатів зі стебел ріпаку за температури 165 °С та тривалості 45 хв., у ході холодного розмелювання та макулатури:  ;  ;  ;   – без просочування, без AQ; з просочуванням, без AQ; з просочуванням, з додаванням AQ = 0,05 %; з просочуванням, з додаванням AQ = 0,1 % відповідно

Додавання макулатури в композицію картону спочатку викликає незначне підвищення показника руйнівного зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямку приблизно на 5-10 % за композиції ВНФ та макулатури  75 % та 25% відповідно, а далі спостерігається певне зниження показнику міцності картону у випадку збільшення вмісту макулатури у композиції на 20 – 29 % порівняно з картоном із 100 % ВНФ. Значення показника руйнівного зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямку досягається за всіх композицій і умов варіння ВНФ за даної температури. Можна зазначити, що додавання 0,05 % каталізатора має позитивний вплив на даний показник, підвищуючи його на 36 %.

Рисунок 3.22 – Залежність показника абсолютного опору продавлюванню від композиції картону виготовленого з волокнистих напівфабрикатів зі стебел ріпаку за температури 165 °С та тривалості 45 хв., у ході холодного розмелювання та макулатури:  ;  ;  ;   – без просочування, без AQ; з просочуванням, без AQ; з просочуванням, з додаванням AQ = 0,05 %; з просочуванням, з додаванням AQ = 0,1 % відповідно

Згідно з рис 3.22 можна зазначити, що показник абсолютного опору продавлюванню значно не змінюється, зменшуючись на 5 – 13 % та знаходиться на тому ж рівні, що й у разі використання ВНФ отриманого за температури варіння 140 °С. Прослідковується позитивний вплив просочування січки у ході варіння ВНФ, показник абсолютного опору продавлюванню збільшується на 25 – 30 %. Використання 0,05 % та 0,1 % AQ збільшує показник абсолютного опору продавлюванню на 25 – 30 % відповідно для кожної з умов, у випадку використання композиції картону із 100 % ВНФ.

За даного температурного режиму та умов варіння, показник абсолютного опору продавлюванню картону, не досягається.

б) На рис 3.23 наведено фізико-механічні показники виготовленого картону з макулатури та ВНФ, отриманих варінням стебел ріпаку за кінцевої температури варіння 165 °С у ході їх холодного розмелювання. Отримані дані порівнювали з коробковим картоном.

Рисунок 3.23 – Залежність показника жорсткості під час статичного вигину в поперечному напрямку від композиції картону виготовленого з волокнистих напівфабрикатів зі стебел ріпаку за температури 165 °С та тривалості 45 хв., у ході холодного розмелювання та макулатури :  ;  ;  ;   – без просочування, без AQ; з просочуванням, без AQ; з просочуванням, з додаванням AQ = 0,05 %; з просочуванням, з додаванням AQ = 0,1 % відповідно

З рис 3.23 видно, що показник жорсткості під час статичного вигину в поперечному напрямку зменшується на 7 – 12 %, у випадку збільшення температури варіння порівняно з режимами отримання ВНФ за температур 110 °С та 140 °С. Спостерігається залежність показника від композиції картону, у випадку додавання до ВНФ 25 % макулатури, відбувається зниження значень показника на 14 %, і подальше його збільшення у випадку додавання більшої кількості макулатури до композиції. У випадку додавання 75 % макулатури до композиції, показник жорсткості під час статичного вигину в поперечному напрямку знижується лише на 9 – 10 %. Значення отримані випробуваннями  картону виготовленого з 100 % макулатури та 100 % ВНФ знаходяться приблизно на одному рівні. Це можна пояснити залежністю показника жорсткості під час статичного вигину в поперечному напрямку, як від жорсткості волокон які використовують для виготовлення відливок, так і від кількості водневих зв’язків, що утворюються у процесі формування відливку і залежать від фібрилювання волокон.

в) На рис 3.24 та 3.25 наведено фізико-механічні показники виготовленого картону з макулатури та ВНФ, отриманих варінням стебел ріпаку за кінцевої температури варіння 165 °С у ході їх гарячого розмелювання. Отримані дані порівнювали з картоном тарним макулатурним.

Рисунок 3.24 – Залежність показника руйнівного зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямку від композиції картону виготовленого з волокнистих напівфабрикатів зі стебел ріпаку за температури 165 °С та тривалості 45 хв., у ході гарячого розмелювання та макулатури:    ;  ;  ;   – без просочування, без AQ; з просочуванням, без AQ; з просочуванням, з додаванням AQ = 0,05 %; з просочуванням, з додаванням AQ = 0,1 % відповідно

У випадку виготовлення картону з ВНФ, отриманих гарячим розмелюванням звареної січки за кінцевої температури 165 °С, показник руйнівного зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямку підвищується на 20 – 25 %, у порівнянні з використанням ВНФ отриманих за того ж режиму і умов варіння, але у випадку холодного розмелювання. Додавання 0,05 % AQ збільшує показник руйнівного зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямку на 22 – 43 %. У випадку додавання 25 % макулатури до композиції картону, показник руйнівного зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямку знижується приблизно на 20 % і залишається приблизно на такому ж рівні, якщо продовжити збільшувати вміст макулатури в композиції картону до 75 %.

Рисунок 3.25 – Залежність показника абсолютного опору продавлюванню від композиції картону виготовленого з волокнистих напівфабрикатів зі стебел ріпаку за температури 165 °С та тривалості 45 хв., у ході гарячого розмелювання та макулатури:  ;  ;  ;   – без просочування, без AQ; з просочуванням, без AQ; з просочуванням, з додаванням AQ = 0,05 %; з просочуванням, з додаванням AQ = 0,1 % відповідно

За умови збільшення температури варіння стебел ріпаку до 165 °С та у випадку гарячого розмелювання, як видно з рис. 3.25, спостерігається покращення показника абсолютного опору продавлюванню на 70 – 80 % в разі дослідження картону виготовленого з 100 % ВНФ. Показано позитивний вплив просочування січки та додавання каталізатора у кількості 0,05 % та 0,1 %, на показник абсолютного опору продавлюванню. Це можна пов’язати з кращою делігніфікацією сировини в разі просочування та використання каталізатора, а також кращою фібриляцією волокон, яка виникає у випадку гарячого розмелювання ВНФ. Це в свою чергу призводить до збільшення кількості водневих зв’язків які можуть утворитись. Додавання макулатури має незначний позитивний влив на цей показник.

г) На рис 3.26 наведено фізико-механічні показники виготовленого картону з макулатури та ВНФ, отриманих варінням стебел ріпаку за кінцевої температури варіння 165 °С у ході їх гарячого розмелювання. Отримані дані порівнювали з коробковим картоном.

Рисунок 3.26 – Залежність показника жорсткості під час статичного вигину в поперечному напрямку від композиції картону виготовленого з волокнистих напівфабрикатів зі стебел ріпаку за температури 165 °С та тривалості 45 хв., у ході гарячого розмелювання та макулатури:   ;  ;  ;   – без просочування, без AQ; з просочуванням, без AQ; з просочуванням, з додаванням AQ = 0,05 %; з просочуванням, з додаванням AQ = 0,1 % відповідно

З рис. 3.26 видно, що у випадку гарячого розмелювання ВНФ використаного у композиції картону, показники жорсткості під час статичного вигину в поперечному напрямку досягають показників значень коробкового картону для всіх варіантів композиції, що пояснюється вмістом залишкового лігніну, який позитивно впливає на показник підвищуючи його на 2 – 5 %. Додавання макулатури у композицію не має значного впливу на отримані в кінцевому результаті значення даного показника жорсткості під час статичного вигину в поперечному напрямку. У випадку додавання 0,1 % AQ у ході варіння ВНФ, значення показника жорсткості під час статичного вигину в поперечному напрямку картону, знаходяться на рівні показника отриманого у разі використання ВНФ, виготовлених без просочування та без використання каталізатора.

В результаті дослідження отримано дані показників руйнівного зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямку, абсолютного опору продавлюванню та жорсткості під час статичного вигину для виготовлених зразків картону. Для обраних марок готової продукції, враховуючи необхідність використання ВНФ з більшим виходом та меншими енергетичними витратами на виробництво, оптимальними є використання, ВНФ отриманих за температури варіння 110 °С без просочування січки і використання каталізатора у ході гарячого розмелювання.

Ці ВНФ відповідають необхідним значенням стандартів, окрім абсолютного опору продавлюванню якого не було досягнуто за усіх режимів та умов варіння. Можливо для покращення показника абсолютного опору продавлюванню, до ВНФ можна додавати солом’яну целюлозу виготовлену з соломи пшениці.

# 4 МАТЕМАТИЧНА ОБРОБКА

## 4.1 Вибір факторів, визначення інтервалів їх варіювання та вибір параметрів оптимізації

Проведені попередні дослідження в лабораторних умовах, дають можливість визначитися з необхідними факторами та інтервалами їх варіювання.

В табл. 4.1 наведені фактори, які за результатами попередніх досліджень, необхідно включити до матриці експерименту [36].

Таблиця 4.1 – Найменування факторів та діапазони їх значень

| Діапазон варіювання факторів | Х1 | Х2 | Х3 | X4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура варіння, 0С | Час просочування, хв | Вміст каталізатора, % від маси абс. сух. сировини | Розмелювання холодне/гаряче (0/1) |
| Нижній | 110 | 0 | 0 | 0 |
| Верхній | 165 | 30 | 0,1 | 1 |

Серед параметрів оптимізації було обрано такі показники:

- вихід волокнистого напівфабрикату, %, (Y1);

Фізико-механічні показники відливків:

- розривна довжина, м, (Y2);

- опір продавлюванню, кПа, (Y3);

- опір роздиранню, мН, (Y4).

## 4.2 Розроблення матриці та математичних моделей отриманих результатів на базі експериментальних досліджень

В табл. 4.2 наведено отримані результати досліджень зразків ВНФ отриманих у ході варіння стебел ріпаку за різних режимів та умов варіння.

Таблиця 4.2 – Отримані результати досліджень

| Номер досліду | Фактори |  |  |  | Параметри оптимізації |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 |
| 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2240 | 53 | 144 |
| 2 | 110 | 15 | 0 | 0 | 83,2 | 2435 | 75 | 123 |
| 3 | 110 | 15 | 0,05 | 0 | 81,1 | 2355 | 80 | 150 |
| 4 | 110 | 15 | 0,1 | 0 | 80,3 | 2375 | 65 | 133 |
| 5 | 110 | 0 | 0 | 1 | 85 | 1975 | 67 | 122 |
| 6 | 110 | 15 | 0 | 1 | 83,2 | 2410 | 69 | 138 |
| 7 | 110 | 15 | 0,05 | 1 | 81,1 | 2250 | 63 | 130 |
| 8 | 110 | 15 | 0,1 | 1 | 80,3 | 2575 | 73 | 112 |
| 9 | 140 | 0 | 0 | 0 | 83,9 | 1980 | 82 | 174 |
| 10 | 140 | 30 | 0 | 0 | 81,7 | 2735 | 97 | 152 |
| 11 | 140 | 30 | 0,05 | 0 | 79,5 | 3340 | 100 | 170 |
| 12 | 140 | 30 | 0,1 | 0 | 78,3 | 3635 | 91 | 163 |
| 13 | 140 | 0 | 0 | 1 | 83,9 | 2105 | 88 | 145 |
| 14 | 140 | 30 | 0 | 1 | 81,7 | 2520 | 95 | 150 |
| 15 | 140 | 30 | 0,05 | 1 | 79,5 | 2350 | 106 | 146 |
| 16 | 140 | 30 | 0,1 | 1 | 78,3 | 2385 | 100 | 140 |
| 17 | 165 | 0 | 0 | 0 | 82,9 | 2255 | 120 | 201 |
| 18 | 165 | 30 | 0 | 0 | 80,8 | 3800 | 145 | 188 |
| 19 | 165 | 30 | 0,05 | 0 | 78,4 | 4010 | 155 | 218 |
| 20 | 165 | 30 | 0,1 | 0 | 76,1 | 4210 | 140 | 214 |
| 21 | 165 | 0 | 0 | 1 | 82,9 | 2390 | 105 | 155 |
| 22 | 165 | 30 | 0 | 1 | 80,8 | 2535 | 110 | 165 |
| 23 | 165 | 30 | 0,05 | 1 | 78,4 | 3615 | 122 | 163 |
| 24 | 165 | 30 | 0,1 | 1 | 76,1 | 3295 | 114 | 171 |

Якщо результати експериментальних досліджень, що наведені в табл. 4.2, являють собою інформаційний (цифровий) макет об'єкта, який ми досліджуємо, то математичні моделі (описи) – це закодована (стисла) інформація про вплив, який мають вхідні фактори на параметри оптимізації [37].

Дослідження необхідно проводити в широкому діапазоні значень для більш широкого охвату матриці для підвищення точності, це дозволяє отримати певну кількість інформації про досліджувані властивості об’єкту досліджень, тобто властивості отриманих волокнистих напівфабрикатів.

Математична модель, з максимальним ступенем повинна відображати істині механізми процесів, що вивчаються в ході проведення експерименту. Саме тому розроблення та подальше дослідження математичних моделей – це цілеспрямоване використання отриманої в ході досліджень інформації з метою надання можливостей експериментатору вивчити та прослідкувати закономірності змінювання досліджуваних властивостей отриманого матеріалу в залежності від  значень, які будуть надані вхідним факторам. На цьому етапі авторами пропонується використання методології синтезу математичних моделей, розробка якої була проведена в 90-і роки 20-го століття, Інститутом Кібернетики ім. Глушкова А.Н. УРСР. Як показала практика використання цієї методології, найбільш ефективним для розроблення математичних моделей є використання методу групового урахування аргументів (МГУА) [38].

Особливістю та перевагами такої методології є те, що функція розробки виду математичної моделі, яка адекватно описує процес (явище), а також визначення її складності, передається комп'ютеру, що використовує  для  цієї мети спеціально розроблене математичне забезпечення. У розпорядження комп'ютеру надається набір елементарних залежностей (функцій) і його роль зводиться до того, щоб визначити вид залежності та складність цієї залежності, яка адекватно описує  процес (явище) у всій області досліджуваного факторного простору. Завдання експериментатора на цьому етапі зводиться до розумного обмеження складності математичної моделі [37].

У відповідності з масивом експериментальних даних (див. табл.4.2) в магістерській дисертації створені математичні описи за тими ж показниками, що були досліджені в процесі випробування зразків, а саме:

а) математична модель за показниками виходу ВНФ, %

Отримана математична модель має такий вигляд:

| Y1 = | 85,8 - 2,82 ∙ 10-1 ∙ Х1 ∙ Х3 - 1,0 ∙ 10-1 ∙ Х2 – 1,03 ∙ 10-4 ∙ Х12+9,8 ∙ 10-4 ∙ Х22 | (4.1) |
| --- | --- | --- |

Відносна похибка розроблення математичного опису не перевищує  1,48  %.

Аналіз математичного виразу (4.1) дозволяє також зробити висновок, що математична модель за показником виходу логічна. Так, наприклад, підвищення температури (X1) призводить до зменшення виходу (Y1).  Також зменшенню виходу, сприяє збільшення часу просочування (X2) та додавання каталізатора до варильного розчину (X3). Згідно з виразом режим розмелювання (X4) не впливає на вихід що є абсолютно логічним.

б) математична модель за показником розривної довжини, м

Математична модель має такий вигляд:

| Y2 = | 2188,77 + 8,38 ∙ 10 ∙ tg(X1) ∙ sin(X2) ∙ cos(X4) – 1,1 ∙ 103 ∙ tg(X2) ∙ ∙ sin(X3) ∙ cos2(X4) + 2,1 ∙ 102 ∙ cos(X1) ∙ cos(X2) ∙ X4 + 7,1 ∙ cos3(X4) + + 1,64 ∙ 10 ∙ tg2(X1) ∙ sin(X3) ∙ X4 | (4.2) |
| --- | --- | --- |

Відносна похибка розроблення математичного опису не перевищує 7,19 %.

Аналіз математичного виразу (4.2) дозволяє також зробити висновок, що математична модель за показником розривної довжини логічна. Так, наприклад, підвищення температури варіння (X1) призводить до зростання показника розривної довжини  (Y2).  Сприяє також зростанню показника розривної довжини ефект взаємодії таких факторів, як тривалість просочування січки (X2) і вміст каталізатора AQ (X3). Дещо негативний вплив спостерігається під час наявного гарячого розмелювання (X4) ВНФ.

в) математична модель за показником абсолютного опору продавлюванню, кПа

Математична модель має такий вигляд:

| Y3 = | 65,17 – 2,5 ∙ 10-2 ∙ X1 ∙ tg(X1) ∙ cos(X4) + 2,22 ∙ 10-2 ∙ X22 ∙ cos(X3) + + 1,23 ∙ 10 ∙ cos(X1) ∙ tg(X1) ∙ cos(X2) ∙ X4 – 5,41 ∙ cos(X2) ∙ cos3(X4) - - 6,13 ∙ 103 ∙ X3 ∙ tg2(X3) ∙ cos(X4) | (4.3) |
| --- | --- | --- |

Відносна похибка розроблення математичного  опису  не  перевищує 4 %.

Аналіз математичного виразу (4.3) дозволяє також зробити висновок, що математична модель за показником абсолютного опору продавлюванню логічна. За підвищення температури варіння (X1) показник абсолютного опору продавлюванню (Y3) зростає.  Сприяє також зростанню показника абсолютного опору продавлюванню сукупність взаємодії таких факторів,  як просочування (X2) та наявність додавання каталізатора (X3), але з метою визначення реального впливу кожного із досліджуваних факторів це значення фактора буде зафіксоване на оптимальному рівні.

г) математична модель за показником опору роздиранню, мН

Математична модель має такий вигляд:

| Y4 = | 115,5 + 1,87 ∙ 10-5 ∙ X13 ∙ cos(X4) + 9,4 ∙ 10-1 ∙ tg2(X1) ∙ X3 ∙ cos(X4) + + 1,28 ∙ 104 ∙ cos(X1) ∙ tg3(X3) + 9,62 ∙ 10-1 ∙ tg(X2) ∙ cos3(X4) + 6,76 ∙ ∙ 10 ∙ X3 ∙ cos3(X4) | (4.4) |
| --- | --- | --- |

Відносна похибка розроблення математичного  опису  не  перевищує 5,86 %.

Аналіз математичного виразу (4.4) дозволяє також зробити висновок, що математична модель за показником опору роздиранню є логічною та закономірною.

Аналіз розроблених математичних моделей дозволяє зробити висновок, що всі створені математичні моделі логічні і дають можливість моделювати ситуацію за тих умов, за яких експеримент фізично не проводився, і отримувати інформацію стосовно вкладу кожного із досліджуваних факторів на процес [37].

На етапі розробки математичних моделей використано методологію самоорганізації складних систем, а саме: використання комп’ютера та метода групового урахування аргументів (МГУА). Завдання та роль експериментатора на етапі створення моделей - розумне обмеження складності математичної моделі. Відносна похибка розроблення математичних описів знаходиться в межах        1,48 – 7,19 %.

# 5 РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ

Опис ідеї стартапу

Зміст ідеї полягає у запроваджені на виробництва способу обробки НДРС з отриманням ВНФ, що включає введення у варильний апарат січки ріпаку та натронно-содового варильного розчину з подальшим просоченням січки та варінням за завчасно визначених режимів. Варіння стебел ріпаку проводять за температури 110, 130, 140 та 165 °C, протягом 15 – 30 хвилин, витратами активного лугу 12% в од. Na2O від маси абс. сух. сировини, варильним розчином, з додаванням каталізатора антрахінона та наступним холодним або гарячим розмелювання маси.

Отриманий ВНФ із НДРС може бути використаний для виробництва пакувальних видів картону.

Провівши попередній збір інформації щодо значень техніко-економічних показників для ідеї запропонованого нами проекту та товарів-замінників, що вже існують на ринку, було проведено аналіз сильних, слабких та нейтральних сторін (табл. 5.1) [39].

З отриманих у ході збору інформації даних можна стверджувати, що запропонований стартап-проект є конкурентоздатним. Сильні позиції проекту вказують на його можливість забезпечення необхідних темпів обороту капіталу [39].

Таблиця 5.1 - Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту

| № п/ п | Техніко- економічні характеристики ідеї | (потенційні) товари/концепції конкурентів |  |  |  |  | W (слабка сторона) | N (нейтральна сторона) | S (сильна сторона) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мій проект | ПАПІР-МАЛ, ТОВ |  | ЖИДАЧІВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО- ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ, ПАТ а | КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО- ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ, ТОВ |  |  |  |  |
| 1. | Руйнівне зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямку, Н | 300 - 500 | 200 |  | 250 | 180 |  |  |  | + |
| 2. | Абсолютний опір продавлюван ню, кПа | 150 - 350 | 430 | 420 |  | 450 | + |  |  |  |
| 3. | Жорсткість під час статичного вигину, Н ∙ см | 0,3 – 0,5 | 0,6 | 0,75 |  | 0,55 |  | + |  |  |

Аналіз ринкових можливостей запуску стартапу

Основна загроза для розвитку стартап проекту це те, що на ринку, присутньо багато конкурентів, які володіють товарами з доступними цінами та допустимою якістю. Проте, існує можливість підйому економіки або ж подальший її занепад, що в будь якому випадку викличе попит на унікальну дешеву сировину, що робить розвиток даного проекту достатньо реальним.

Аналіз пропозиції: визначено загальні риси конкуренції на ринку (табл. 5.2)

Більш детальний аналіз умов конкуренції в галузі проведемо за моделлю 5 сил М. Портера [40].

На основі аналізу конкуренції із урахуванням характеристик ідеї проекту, вимог споживачів до товару та факторів маркетингового середовища визначемо та обґрунтуємо перелік факторів конкурентоспроможності (табл. 5.3)[39]

Таблиця 5.2 - Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкурентоспроможною) |
| --- | --- | --- |
| 1. Тип конкуренції: чиста | Відсутність монополії на ринку | Можливість співпраці з підприємствами, продукти яких є замінниками нашого шляхом комбінації продуктів |
| 2. За рівнем конкурентної боротьби: національний | На етапі розвитку стартап-проект націлений на реалізацію на внутрішньому ринку | Пропонування продукту національним споживачам та виробникам |
| 3. За галузевою ознакою - міжгалузева/ | Запропонований продукт може використовуватись у транспортній, харчовій, хімічній та ін. промисловостях | Простота матеріалу, якість та ціна, дозволяє його використовувати у декількох галузях одночасно ЦПП, хім.пром |
| 4. Конкуренція за видами товарів: - товарно-родова | Можливі декілька шляхів задоволення бажань клієнтів | Виготовлення картону або картонних виробів |
| 5. За характером конкурентних переваг як цінова, так і нецінова | Ціна продукту дешевша конкурентної, продукт є екологічним | Низька собівартість продукції. Виготовлення продукту з відходів іншої промисловості |
| 6. За інтенсивністю марочна | Проект знаходиться на стадії впровадження і виявлення власної марки | На ринку існують певні марки |

За визначеними факторами конкурентоспроможності (табл. 5.3) проведемо аналіз сильних та слабких сторін стартапу (табл. 5.4)[39]

Таблиця 5.3 - Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Обґрунтування (наведення чинників, що роблять фактор для порівняння конкурентних проектів значущим) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Іноваційний характер продукту | Продукт є іноваційним |
| 2. | Специфічні технології виробництва | Продукт виробляється традиційним папероробним способом, що дозволяє виключити необхідність в побудові нових потужностей |
| 3. | Наявність сировинних ресурсів | Продукт виготовлений на основі стебел ріпаку + хімікатів, які є недорогими та доступними на ринку |
| 4. | Якість розробки з точки зору оптимальності показників надійності | Спосіб обробки має високу продуктивність |
| 5. | Ступінь задоволення додаткових потреб споживача | Продукт виготовлений екологічно безпечної сировини та речовин |

Таблиця 5.4 - Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Бали 1-20 | Рейтинг товарів-конкурентів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –3 | –2 | –1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| 1 | Іноваційний характер продукту | 12 |  | + |  |  | + |  |  |
| 2 | Специфічні технології виробництва | 9 |  |  | + |  |  |  |  |
| 3 | Наявність сировинних ресурсів | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Якість розробки з точки зору оптимальності показників надійності | 7 | + | + |  |  |  |  |  |
| 5 | Ступінь задоволення додаткових потреб споживача | 17 | + |  |  |  |  |  | + |

Аналіз зовнішнього середовища

Для оцінки зовнішнього середовища використаємо PEST-аналіз (табл. 5.5). PEST аналіз - простий і зручний метод для аналізу макросередовища (зовнішнього середовища) підприємства. Методика PEST аналізу часто використовується для оцінки ключових ринкових тенденцій галузі, а результати PEST аналізу можна використовувати для визначення списку загроз і можливостей у ході складання SWOT аналізу компанії [39].

Таблиця 5.5 - PEST-аналіз зовнішнього середовища підприємства непрямого впливу

| № п/ п | Фактори | Значущість (вага) j-ої групи факторів у впливі на діяльність підприємств а (aj) | Значущіст ь (вага) і- го фактору у відповідні й групі факторів (ai) |  | Експертн а оцінка (ki) впливу фактору на галузь (від негат. (- 5) до позит. (+5)) |  | Інтегральн а оцінка впливу фактору (групи факторів) (ki – бали) („+” або ”- „) | Частка фактичного значення інтегрального показника впливу окремого фактору (ri) (групи факторів (Rj)) у його максимальні й оцінці, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Політико-правові фактори: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Недосконалість та змінюваність законодавства | 0.3 | 0,2 | -3 |  |  | -0,18 | 48,2 |
| 1.2 | Жорстка та непрозора податкова політика |  | 0,3 | -5 |  |  | -0,45 | 45,5 |
| 1.3 | Відсутність контролю за дотриманням антимогопольног о законодавства |  | 0,2 | -4 |  |  | -0,24 | 47,6 |
| 1.4 | Гальмування економічних реформ |  | 0,1 | -3 |  |  | -0,09 | 49,1 |
| 1.5 | Недосконалість процедури сертифікації товарів та послуг |  | 0,2 | 4 |  |  | 0,24 | 52,4 |
| Разом |  |  | 1 | - |  |  | -0,72 | 42,8 |

Продовження таблиці 5.5

| 2 | Економічні фактори: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Зростаня обороту роздрібної торгівлі | 0,3 | 0,15 | -4 | -0,18 | 48,2 |
| 2.2 | Збільшення виробництва споживчих товарів |  | 0,15 | 4 | 0,18 | 51,8 |
| 2.3 | Зростання грошових доходів населення |  | 0,2 | 5 | 0,3 | 53 |
| 2.4 | Зростання номінальної середньомісячної заробітної плати |  | 0,2 | 4 | 0,24 | 52,4 |
| 2.5 | Інфляційні процеси |  | 0,3 | -5 | -0,45 | 45,5 |
| Разом |  |  | 1 | - | 0,09 | 50,9 |
| 3 | Соціальнодемографічні фактори: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Несистематичні виплати заробітної плати | 0,2 | 0,3 | -3 | -0,18 | 48,2 |
| 3.2 | Невідповідність прожиткового мінімуму рівню мінімальної заробітної плати |  | 0,2 | -2 | -0,08 | 49,2 |
| 3.3 | Високий рівень безробіття |  | 0,3 | -4 | -0,24 | 47,6 |
| 3.4 | Зменшення чисельності населення України |  | 0,2 | -4 | -0,16 | 48,4 |
| Разом |  |  | 1 | - | -0,66 | 43,4 |
| 4 | Техніко-технологічні фактори: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Зростання кількості освоєних нових видів продукції | 0,2 | 0,2 | 5 | 0,17 | 51,6 |
| 4.2 | Застосування сучасних технологій організації товароруху |  | 0,6 | 5 | 0,6 | 54 |
| 4.3 | Впровадження різних форм організації торгівлі |  | 0,2 | 4 | 0,16 | 51,3 |

Аналіз внутрішнього середовища

Вивчення внутрішнього середовища здійснюється в межах SWOT-аналізу в частині SW, тобто передбачає виявлення сильних і слабких сторін підприємства. У випадку SNW-підходу все, що стосується SW-підходу, зберігається, але ще запроваджується особлива нейтральна, N-позиція. Як нейтральну позицію зазвичай розглядають середньо-ринковий стан для даної конкретної ситуації. Отже, SNW-підхід - це раціональний розвиток SW/SWOT-підходу [39].

Перелік ринкових загроз та ринкових можливостей складається на основі аналізу факторів загроз та факторів можливостей маркетингового середовища. Ринкові загрози та ринкові можливості є наслідками (прогнозованими результатами) впливу факторів, і, на відміну від них, ще не є реалізованими на ринку та мають певну ймовірність здійснення [39].

Традиційний метод SWOT — аналізу дозволяє провести детальне вивчення зовнішнього й внутрішнього середовища. Результатом раціонального SWOT — аналізу, спрямованого на формування узагальненого інформаційного потенціалу, повинні з'явитися ефективні рішення, що стосуються відповідної реакції (впливу) суб'єкта (слабкої, середньої й сильної) відповідно до сигналу (слабким, середньому або сильним) зовнішнього середовища. Відмінна риса розглянутого підходу до проведення SWOT — аналізу на підприємстві полягає в наступному [39]:

1. Його побудова базується на методології системно-цільового підходу.

2. Проведено структуризацію факторів зовнішнього й внутрішнього середовища, що є універсальною для будь-якого підприємства.

3. Здійснюючи синтез факторів зовнішнього й внутрішнього середовища, що далі в перспективі відображається у систему рішень.

Визнання базової стратегії конкурентної поведінки

Даний стартап орієнтований працювати за типом конкурентної поведінки – ринковий наступник. Ринковий наступник - це конкурент з невеликою часткою ринку, який вибирає адаптивну поведінку, погоджуючи свої рішення з рішеннями, прийнятими конкурентами. Наше підприємство переслідує мету «мирного співіснування» і усвідомленого розділу ринку. Подібна поведінка спровокована тим, що ресурси та можливості підприємства обмежені або в ситуаціях олігополії, коли можливості диференціації малі, а перехресна еластичність за цінами дуже висока, так що кожен конкурент прагне уникнути боротьби, яка може завдати збитку всім підприємствам. Стратегія наступника підходить підприємству, так як: має значну частку ринку; виробляє достатньо якісну продукцію, менш дорогу альтернативу; швидко наслідує зміни в галузі; охоплює найбільші сегменти ринку; утримує або збільшує частку ринку; утримує співвідношення власної ринкової частки та частки лідера; має переваги за витратами; обмежено впливає на ринок [39].

Поведінка наступника зовсім не означає, що у підприємства не буде конкурентної стратегії. Навпаки, факт володіння малою часткою ринку підсилює значення чітких стратегічних цілей, адаптованих до можливостей і намагань підприємства. У дослідженні стратегій підприємств, що володіють малою часткою ринку, було встановлено, що вони здатні подолати труднощі, пов'язані з їх невеликим розміром, і в деяких випадках добиваються вищих показників, ніж домінуючі конкуренти [39].

Висновки до розділу

На основі проведеного дослідження, можна зробити висновок, що впровадження стартапу є доцільним та рентабельним і конкурентоспроможним на ринку України. Перспективи запровадження цього проекту перекривають всі труднощі, які можуть виникнути у ході його впровадження на ринку України.

# ВИСНОВКИ

- Проведено аналіз літературних джерел щодо використання різних видів недеревної рослинної сировини в целюлозно-паперовій промисловості. Обгрунтовано застосування натронно-содового способу для перероблення недеревної рослинної сировини. Наведено хімізм натронно-содового варіння та приклади і теорію використання каталізатора антрахінону.

- Теоретично обґрунтовано доцільність використання соломи ріпаку,  в якості альтернативного джерела отримання волокнистих напівфабрикатів. Експериментально підтверджено використання натронно-содового способу варіння недеревної сировини, у зв’язку з його екологічністю.

- Досліджено вплив технологічних параметрів – просочування, температури, використання каталізатора антрахінона на отримання волокнистих напівфабрикатів високого виходу. Показано  вплив холодного та гарячого розмелювання на показники міцності, отриманих ВНФ. Встановлено, що підвищення температури варіння найбільш позитивно впливає на фізико-механічні показники, збільшуючи їх приблизно на 60 – 80 %. Попереднє просочування січки дозволяє збільшити показники на 10 – 15 %. Додавання AQ у кількості 0,05 % має більш переважаючий вплив на показники міцності в порівнянні із додаванням 0,1 %  та його вплив збільшується з підвищенням температури варіння. Показано, що за низьких температур практично не прослідковується впливу додавання каталізатора.

- Досліджено, що використання гарячого розмелювання напівцелюлози зменшує час розмелювання вдвічі в порівнянні із холодним розмелюванням, але дещо знижує фізико-механічні показники.

- Визначено, що у відпрацьованому розчині залишається приблизно 52 – 80 % активного лугу та його можна  повторно використовувати для варіння, попередньо укріпити до необхідної концентрації. що дозволить значно економити на витратах хімічних реагентів.

- Визначено довжину волокон напівцелюлози отриманої із стебел ріпаку з використанням приладу Каяні,. Вміст волокон довжиною 0,61-1,02 мм складає 38 -40 %, а волокон довжиною  від 1,02 мм  до 2,48 – знаходиться в межах 36 – 41 % У випадку порівняння гарячого і холодного розмелювання вміст волокон довжиною більше 1,02 мм вищий на 4,6 %.

- Досліджено використання напівфабрикатів високого виходу, отриманих за різних режимів із стебел ріпаку в композиції з макулатурою марок: МС-6Б-3, МС-7Б-2, МС-8Б-3 для виготовлення картону. Доведено, що в результаті отримано картон з усіх напівфабрикатів, який за показником руйнівного зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямку досягає значень марки КТО-25 за  ТУ У 21.1-05509659-026:2005, але за показником абсолютного опору продавлюванню у всіх випадках не відповідає стандарту.

- Доведено, що використання волокнистих напівфабрикатів із стебел ріпаку у композиції із макулатурою дозволяє досягти значень показника жорсткості під час статичного вигину стандарту картону коробкового.

# СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Ванчаков М.В., Кулешов А.В., Коновалов Г.Н. Технология и оборудивание для переработки макулатуры: учебное пособие. – 2-е изд-е, испр. и доп. – СПбГТУРП. СПб., 2011. – 99 c.

- Паавилайнен А. Современные состояния производства волокнистых полуфабрикатов из недревесного сырья / А. Паавилайнен // Палп энд Пейпа Интернешенел. – 1998. – № 6. – С. 61-66.

- Юрій Кернасюк, Ринок ріпаку: основні тренди й тенденції: [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/11295-rynok-ripaku-osnovni-trendy-i-tendentsii.html

- Potucek F. Soda pulp cooked from rapeseed straw / F. Potucek, М Rihova. // Cellulose Chemistry and Technology. – 2016. – Vol. 50, №. 5-6. – P. 681–688.

- Potucek F. Chemi-mechanical pulp from rapeseed straw / F. Potucek, М Rihova, B. Gurung // Cellulose Chemistry and Technology. – 2016. – Vol. 50, №. 3-4 – P. 489–496.

- Potucek F. Soda pulping of rapeseed straw / F. Potucek, B. Gurung, K. Hajkova // Cellulose Chemistry and Technology. – 2014. – Vol. 48, №. 7-8 –        P. 683–691

- Potucek F. Rapeseed straw as a possible source of non-wood fibre material / F. Potucek, B. Gurung, K. Hajkova // Cellulose Chemistry and Technology. – 2011. – Vol. 45, №. 1-2 – P. 23–28

- Черьопкіна Р. І. Використання натронно-содових напівфабрикатів із ріпаку в композиції картону / Р. І. Черьопкіна, С. М. Панковець // Технологический аудит и резервы производства. – Вип. 6/7(26). – 2015. – С. 25 – 29.

- Directive 2008/1/EC of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 concerning integrated pollution prevention and control (Codified version) // Official Journal of the European Union. – L 24/9. – P. 24-8-28-18

- El-Sakhawy M, Lonnberg B, Fahmy Y, et al., Organosolv pulping. 3. Ethanol pulping of wheat straw // Cellulose Chemistry and Technology. – 1996. – Vol. 30, – P. 161–174.

- Alireza A. Nonwood fibers a potential source of raw material in papermaking. // Journal of Macromolecular Science: Part D–Reviews in Polymer Processing. – 2006. – Vol. 45 № 10, – P. 1133-1136.

- Laftah WA, Wan AWAR. Pulping process and the potential of using non-wood pineapple leaves fiber for pulp and paper production // A review. Journal of Natural Fibers. – 2016. – Vol. 13 № 1, – P. 85-102.

- Jahan MS, Gunter BG, Rahman AFMA. Substituting wood with non-wood fibers in papermaking: A win-win solution for bangladesh // Bangladesh Development Research Working Paper. – 2009. – Vol. 4, – P. 1-15.

- Lucia L.A. Novel pulping technology: Directed green liquor utilization (D-GLU) pulping. // Office of Scientific & Technical Information. Technical Reports. – 2005

- Moradbak A.  Alkaline sulfite anthraquinone and methanol pulping of bamboo / Moradbak A. Tahir PM, Mohamed AZ, et al. // BioResources – 2015. – Vol. 11 № 1, – P. 235-248.

- Zhong Liu, Pulping and Papermaking of Non-Wood Fibers / Zhong Liu, Huimei Wang and Lanfeng Hui // Intechopen – 2018.

- Rousu P Sustainable pulp production from agricultural waste / Rousu P, Rousu P, Anttila J.  // Resources, Conservation and Recycling – 2002. – Vol. 35 № 1, – P. 85-103.

- Rodríguez A, Rice straw pulp obtained by using various methods / Rodríguez A, Moral A, Serrano L, et al // Bioresource Technology. – 2008. – Vol. 99 № 8, – P. 2881-2886.

- Барбаш В. А. Обгрунтування виробництва паперу і картону із не деревної рослинної сировини / В. А. Барбаш, // Вісник НТУУ «КПІ». хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. – 2011. – № 1. – С. 148-153.

- Дейкун І. М., Барбаш В. А., Пойда В. В. Одержання целюлози із соломи ріпаку нейтрально-сульфітним і натронним способами// Вісник НТУУ "КПІ". Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. – 2009. – № 2 (4).          С. 19-23..

- Dries Van Wing, Canfor Europe NV. Pulp Fiction (МИРная целлюлоза) // Бумага и жизнь. – 2006. – № 8. – С. 24-28.

- Примаков, С. П. Технологія паперу і картону [Текст] : навч. посіб. / С. П. Примаков, В. А. Барбаш. – К. : ЕКМО, 2008. – 425 с.

- Технология целлюлозно-бумажного производства. Справочные материалы [Текст] : в 3-х т. – Т. 1. Сырье и производство полуфабрикатов. – СПб. : Политехника, 2003. – 633 с.

- Копанський М. М. Перспективи використання ріпакової сировини у виробництві деревинних композиційних матеріалів / М. М. Копанський, Р. Й. Салдан // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - 2014. - Вип. 147. - С. 52-55.

- Непенин Н. Н. Технология целлюлозы. В 3-х т. Т. 3. Очистка сушка и отбелка целюлозы: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. / Н. Н. Непенин, Ю. Н. Непенин. – М.: Экология, 1994. – 592 с.

- Никитин Н. И., Оболенская А.В., Щеголев В.П. Химия древесины и целлюлозы. — М.: Лесная промишленость, 1978.— 367 с.

- Непенин Ю. Н. Технология целлюлозы. В 3-х т. Т. 2. Производство сульфатной целлюлозы: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. / Ю. Н. Непенин. – М.: Лесн. пром-сть, 1990. – 600 с.

- Shakhes, J. The effects of processing variables on the soda and soda-AQ pulping of kenaf bast fiber / Shakhes, J., Zeinaly F., Marandi M.,  Saghafi T. et al. // BioResources – 2011. – Vol. 6 № 4, – P. 4626-4639.

- Main, N. M. Linerboard made from soda-anthraquinone (soda-AQ) treated coconut coir fiber and effect of pulp beating / Main N. M., Talib R. A., Ibrahim R., Abdul Rahman R., Mohamed A. Z. // BioResources – 2015. – Vol. 10 № 4,                    – P. 6975-6992.

- Иванов С. Н. Технология бумаги. 3-е изд., М.: 2006. – 696 с.

- Луганська А. М. Гаряче розмелювання напівфабрикатів / А. М. Луганська, Б. Здітовецький, Т. В. Зозуль, Р. І. Черьопкіна // Збірник тез доповідей XІ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання». – 2012. – С. 82-83.

- Березанський Д. Содово-натронне варіння соломи сої та ріпаку / Д. Березанський, В. Замичковська, А. Кедровська, О. Коваленко, Р. І. Черьопкіна // Збірник тез доповідей ХVII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів». – 2015. – С. 102-103.

- Примаков С.Ф. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і контрольних завдань з дисципліни «Технологія целюлози» для студентів спеціалізації 7.091611.02 «Хімічна технологія целюлозно-паперового виробництва» / С. Ф. Примаков, Л. П. Антоненко, В. А. Барбаш, І. М. Дейкун, Р. І. Черьопкіна. – К.: КПІ, 2003. – 71 с.

- Антоненко Л. П. Захист довкілля у виробництві паперу та картону: метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. спец. «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Л. П. Антоненко, Р. І. Черьопкіна, І. М. Дейкун. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 84 с.

- Миловзор В. П. Методические указания к лабораторным работам по химии растительного сырья и целлюлозы / В. П. Миловзор. – К.: КПИ, 1980. – 60 с.

- Ивахненко А. Г. Индуктивный метод самоорганизации моделей сложных систем / А. Г. Ивахненко. К.: Наук. Думка. – 1982. – 296 с.

- Старосила Ю.С., Плосконос В.Г. "Застосування методу групового урахування аргументів (МГУА) в дослідженнях з використання модифікованих кукурудзяних крохмальних клеїв у виробництві паперу та картону" // Зб. тез доповідей XYІІІ всеукраїнської наук.-практ. конф. студ., аспір. та молодих учених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів", К, 2016. – С. 117-118.

- Кикоть В .С., Плосконос В.Г. Идентификация характеристик сложных  проектируемых систем с  использованием  принципов  самоорганизации  и топологического метода анализа. – Автоматика, 1986, № 3, с.34 - 42.

- Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс] : Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с.

- Маллинс, Дж. Поиск бизнес-модели : как спасти стартап, вовремя сменив план / Дж. Маллинс, Р. Комисар ; пер. с англ. М. Пуксант и Е. Бакушевой. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 329 с.

Додатки

ДОДАТОК А

Таблиця А.1 – Результати досліджень делігніфікації стебел ріпаку за температур 110 °С – 160 °С

| x1 | x2 | x3 | x4 | T, ˚C (x1) | Просочування, хв. (x2) | Каталізатор, % (x3) | Розмелювання, гаряче. (x4) | Вихід маси, % | Розривна довжина, м | Абсолютний опір продавлюванню, кПа | Опір роздиранню, мН | Вміст лігніну, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| -1 | -1 | -1 | -1 | 110 | 0 | 0 | - | 85 | 2240 | 53 | 144 | 20,7 |
| -1 | 0 | -1 | -1 | 110 | 15 | 0 | - | 83,21 | 2435 | 75 | 123 | 20,3 |
| -1 | 0 | 0 | -1 | 110 | 15 | 0,05 | - | 81,1 | 2355 | 80 | 150 | 20,0 |
| -1 | 0 | 1 | -1 | 110 | 15 | 0,1 | - | 80,3 | 2375 | 65 | 133 | 19,9 |
| -1 | -1 | -1 | 1 | 110 | 0 | 0 | + | 85 | 1975 | 67 | 122 | 20,7 |
| -1 | 0 | -1 | 1 | 110 | 15 | 0 | + | 83,21 | 2410 | 69 | 138 | 20,3 |
| -1 | 0 | 0 | 1 | 110 | 15 | 0,05 | + | 81,1 | 2250 | 63 | 130 | 20,0 |
| -1 | 0 | 1 | 1 | 110 | 15 | 0,1 | + | 80,3 | 2575 | 73 | 112 | 19,9 |
| -0,33 | -1 | -1 | -1 | 130 | 0 | 0 | - | 83 | 2490 | 75 | 168 | 20,4 |
| -0,33 | 1 | -1 | -1 | 130 | 15 | 0 | - | 81,3 | 3005 | 90 | 145 | 19,9 |
| -0,33 | 1 | 0 | -1 | 130 | 15 | 0,05 | - | 79,9 | 3195 | 90 | 161 | 19,5 |
| -0,33 | 1 | 1 | -1 | 130 | 15 | 0,1 | - | 79 | 3500 | 84 | 155 | 19,1 |
| -0,33 | -1 | -1 | 1 | 130 | 0 | 0 | + | 83 | 2050 | 84 | 135 | 20,4 |
| -0,33 | 1 | -1 | 1 | 130 | 15 | 0 | + | 81,3 | 2400 | 90 | 143 | 19,9 |
| -0,33 | 1 | 0 | 1 | 130 | 15 | 0,05 | + | 79,9 | 2310 | 95 | 140 | 19,5 |
| -0,33 | 1 | 1 | 1 | 130 | 15 | 0,1 | + | 79 | 2430 | 96 | 134 | 19,1 |
| 0 | -1 | -1 | -1 | 140 | 0 | 0 | - | 83,91 | 1980 | 82 | 174 | 20,1 |
| 0 | 1 | -1 | -1 | 140 | 30 | 0 | - | 81,68 | 2735 | 97 | 152 | 19,6 |
| Продовження табл. А.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 | 1 | 0 | -1 | 140 | 30 | 0,05 | - | 79,52 | 3340 | 100 | 170 | 19,0 |
| 0 | 1 | 1 | -1 | 140 | 30 | 0,1 | - | 78,32 | 3635 | 91 | 163 | 18,7 |
| 0 | -1 | -1 | 1 | 140 | 0 | 0 | + | 83,91 | 2105 | 88 | 145 | 20,1 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 140 | 30 | 0 | + | 81,68 | 2520 | 95 | 150 | 19,6 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 140 | 30 | 0,05 | + | 79,52 | 2350 | 106 | 146 | 19,0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 140 | 30 | 0,1 | + | 78,32 | 2385 | 100 | 140 | 18,7 |
| 0,83 | -1 | -1 | -1 | 165 | 0 | 0 | - | 82,85 | 2255 | 120 | 201 | 19,0 |
| 0,83 | 1 | -1 | -1 | 165 | 30 | 0 | - | 80,76 | 3800 | 145 | 188 | 18,4 |
| 0,83 | 1 | 0 | -1 | 165 | 30 | 0,05 | - | 78,37 | 4010 | 155 | 218 | 17,6 |
| 0,83 | 1 | 1 | -1 | 165 | 30 | 0,1 | - | 76,1 | 4210 | 140 | 214 | 17,3 |
| 0,83 | -1 | -1 | 1 | 165 | 0 | 0 | + | 82,85 | 2390 | 105 | 155 | 19,0 |
| 0,83 | 1 | -1 | 1 | 165 | 30 | 0 | + | 80,76 | 2535 | 110 | 165 | 18,4 |
| 0,83 | 1 | 0 | 1 | 165 | 30 | 0,05 | + | 78,37 | 3615 | 122 | 163 | 17,6 |
| 0,83 | 1 | 1 | 1 | 165 | 30 | 0,1 | + | 76,1 | 3295 | 114 | 171 | 17,3 |

ДОДАТОК Б

Таблиця Б.1 – Показники міцності картону виготовленого за різних композицій макулатури і волокнистих напівфабрикатів, отриманих за температури 110 °С у ході гарячого розмелювання

| Показник Варіння | Маса 1 м2, г | Жорсткість під час статичного вигину, Н*см | Абсолютний опір продавлюванню, кПа | Товщина, мм | Руйнівне зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямку, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Композиція 100% ВНФ |  |  |  |  |  |
| Без просочування, без AQ | 200 | 0,32 | 246 | 0,314 | 478 |
| Просочування, без AQ. | 200 | 0,29 | 279 | 0,329 | 430 |
| Просочування, 0,05% AQ | 200 | 0,28 | 294 | 0,364 | 400 |
| Просочування, 0,1% AQ | 200 | 0,28 | 302 | 0,326 | 391 |
| Композиція 75% ВНФ |  |  |  |  |  |
| Без просочування, без AQ | 200 | 0,37 | 304 | 0,347 | 455 |
| Просочування, без AQ. | 200 | 0,36 | 330 | 0,317 | 413 |
| Просочування, 0,05% AQ | 200 | 0,34 | 342 | 0,322 | 390 |
| Просочування, 0,1% AQ | 200 | 0,33 | 364 | 0,331 | 380 |
| Композиція 50% ВНФ |  |  |  |  |  |
| Без просочування, без AQ | 200 | 0,40 | 312 | 0,353 | 441 |

Продовження табл. Б.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Просочування, без AQ. | 200 | 0,40 | 349 | 0,316 | 400 |
| Просочування, 0,05% AQ | 200 | 0,36 | 361 | 0,331 | 363 |
| Просочування, 0,1% AQ | 200 | 0,37 | 365 | 0,343 | 332 |
| Композиція 25% ВНФ |  |  |  |  |  |
| Без просочування, без AQ | 200 | 0,41 | 315 | 0,326 | 370 |
| Просочування, без AQ. | 200 | 0,38 | 352 | 0,324 | 333 |
| Просочування, 0,05% AQ | 200 | 0,33 | 367 | 0,321 | 320 |
| Просочування, 0,1% AQ | 200 | 0,35 | 374 | 0,323 | 309 |
| Композиція 0% ВНФ |  |  |  |  |  |
| Макулатура | 200 | 0,45 | 358 | 0,350 | 296 |

Таблиця Б.2 – Показники міцності картону виготовленого за різних композицій макулатури і волокнистих напівфабрикатів, отриманих за температури 140 °С у ході холодного розмелювання

| Показник Варіння | Маса 1 м2, г | Жорсткість під час статичного вигину, Н*см | Абсолютний опір продавлюванню, кПа | Товщина, мм | Руйнівне зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямку, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Композиція 100% ВНФ |  |  |  |  |  |
| Без просочування, без AQ | 200 | 0,60 | 184 | 0,349 | 507 |

Продовження табл. Б.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Просочування, без AQ. | 200 | 0,45 | 230 | 0,354 | 316 |
| Просочування, 0,05% AQ | 200 | 0,38 | 242 | 0,349 | 284 |
| Просочування, 0,1% AQ | 200 | 0,42 | 255 | 0,356 | 319 |
| Композиція 75% ВНФ |  |  |  |  |  |
| Без просочування, без AQ | 200 | 0,55 | 221 | 0,356 | 450 |
| Просочування, без AQ. | 200 | 0,41 | 247 | 0,357 | 350 |
| Просочування, 0,05% AQ | 200 | 0,36 | 247 | 0,352 | 284 |
| Просочування, 0,1% AQ | 200 | 0,41 | 275 | 0,353 | 346 |
| Композиція 50% ВНФ |  |  |  |  |  |
| Без просочування, без AQ | 200 | 0,52 | 287 | 0,348 | 435 |
| Просочування, без AQ. | 200 | 0,45 | 298 | 0,353 | 351 |
| Просочування, 0,05% AQ | 200 | 0,43 | 280 | 0,353 | 333 |
| Просочування, 0,1% AQ | 200 | 0,49 | 308 | 0,354 | 291 |
| Композиція 25% ВНФ |  |  |  |  |  |
| Без просочування, без AQ | 200 | 0,46 | 278 | 0,357 | 385 |
| Просочування, без AQ. | 200 | 0,41 | 315 | 0,351 | 338 |
| Просочування, 0,05% AQ | 200 | 0,37 | 313 | 0,353 | 366 |

Продовження табл. Б.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Просочування, 0,1% AQ | 200 | 0,38 | 333 | 0,357 | 339 |
| Композиція 0% ВНФ |  |  |  |  |  |
| Макулатура | 200 | 0,45 | 358 | 0,35 | 296 |

Таблиця Б.3 – Показники міцності картону виготовленого за різних композицій макулатури і волокнистих напівфабрикатів, отриманих за температури 140 °С у ході гарячого розмелювання

| Показник Варіння | Маса 1 м2, г | Жорсткість під час статичного вигину, Н*см | Абсолютний опір продавлюванню, кПа | Товщина, мм | Руйнівне зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямку, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Композиція 100% ВНФ |  |  |  |  |  |
| Без просочування, без AQ | 200 | 0,49 | 130 | 0,358 | 342 |
| Просочування, без AQ. | 200 | 0,46 | 149 | 0,357 | 335 |
| Просочування, 0,05% AQ | 200 | 0,37 | 172 | 0,353 | 244 |
| Просочування, 0,1% AQ | 200 | 0,38 | 182 | 0,352 | 213 |
| Композиція 75% ВНФ |  |  |  |  |  |
| Без просочування, без AQ | 200 | 0,46 | 161 | 0,348 | 357 |
| Просочування, без AQ. | 200 | 0,42 | 195 | 0,349 | 319 |

Продовження табл. Б.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Просочування, 0,05% AQ | 200 | 0,42 | 221 | 0,355 | 257 |
| Просочування, 0,1% AQ | 200 | 0,44 | 231 | 0,356 | 230 |
| Композиція 50% ВНФ |  |  |  |  |  |
| Без просочування, без AQ | 200 | 0,52 | 247 | 0,354 | 328 |
| Просочування, без AQ. | 200 | 0,38 | 261 | 0,360 | 304 |
| Просочування, 0,05% AQ | 200 | 0,34 | 271 | 0,351 | 299 |
| Просочування, 0,1% AQ | 200 | 0,39 | 283 | 0,347 | 263 |
| Композиція 25% ВНФ |  |  |  |  |  |
| Без просочування, без AQ | 200 | 0,51 | 308 | 0,354 | 365 |
| Просочування, без AQ. | 200 | 0,45 | 316 | 0,335 | 331 |
| Просочування, 0,05% AQ | 200 | 0,40 | 338 | 0,357 | 329 |
| Просочування, 0,1% AQ | 200 | 0,42 | 349 | 0,351 | 323 |
| Композиція 0% ВНФ |  |  |  |  |  |
| Макулатура | 200 | 0,45 | 358 | 0,35 | 296 |

Таблиця Б.4 – Показники міцності картону виготовленого за різних композицій макулатури і волокнистих напівфабрикатів, отриманих за температури 165 °С у ході холодного розмелювання

| Показник Варіння | Маса 1 м2, г | Жорсткість під час статичного вигину, Н*см | Абсолютний опір продавлюванню, кПа | Товщина, мм | Руйнівне зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямку, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Композиція 100% ВНФ |  |  |  |  |  |
| Без просочування, без AQ | 200 | 0,46 | 130 | 0,451 | 251 |
| Просочування, без AQ. | 200 | 0,39 | 176 | 0,363 | 270 |
| Просочування, 0,05% AQ | 200 | 0,35 | 197 | 0,342 | 341 |
| Просочування, 0,1% AQ | 200 | 0,41 | 230 | 0,352 | 284 |
| Композиція 75% ВНФ |  |  |  |  |  |
| Без просочування, без AQ | 200 | 0,39 | 185 | 0,443 | 265 |
| Просочування, без AQ. | 200 | 0,33 | 239 | 0,367 | 311 |
| Просочування, 0,05% AQ | 200 | 0,36 | 230 | 0,369 | 364 |
| Просочування, 0,1% AQ | 200 | 0,38 | 258 | 0,408 | 239 |
| Композиція 50% ВНФ |  |  |  |  |  |
| Без просочування, без AQ | 200 | 0,38 | 265 | 0,469 | 226 |
| Просочування, без AQ. | 200 | 0,34 | 276 | 0,378 | 240 |

Продовження табл. Б.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Просочування, 0,05% AQ | 200 | 0,36 | 283 | 0,351 | 282 |
| Просочування, 0,1% AQ | 200 | 0,38 | 293 | 0,353 | 280 |
| Композиція 25% ВНФ |  |  |  |  |  |
| Без просочування, без AQ | 200 | 0,40 | 316 | 0,412 | 191 |
| Просочування, без AQ. | 200 | 0,35 | 323 | 0,341 | 226 |
| Просочування, 0,05% AQ | 200 | 0,37 | 327 | 0,368 | 242 |
| Просочування, 0,1% AQ | 200 | 0,39 | 349 | 0,351 | 196 |
| Композиція 0% ВНФ |  |  |  |  |  |
| Макулатура | 200 | 0,45 | 358 | 0,35 | 296 |

Таблиця Б.5 – Показники міцності картону виготовленого за різних композицій макулатури і волокнистих напівфабрикатів, отриманих за температури 165 °С у ході гарячого розмелювання

| Показник Варіння | Маса 1 м2, г | Жорсткість під час статичного вигину, Н*см | Абсолютний опір продавлюванню, кПа | Товщина, мм | Руйнівне зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямку, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Композиція 100% ВНФ |  |  |  |  |  |
| Без просочування, без AQ | 200 | 0,48 | 229 | 0,418 | 289 |
| Просочування, без AQ. | 200 | 0,36 | 251 | 0,388 | 358 |

Продовження табл. Б.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Просочування, 0,05% AQ | 200 | 0,39 | 286 | 0,431 | 417 |
| Просочування, 0,1% AQ | 200 | 0,48 | 297 | 0,383 | 350 |
| Композиція 75% ВНФ |  |  |  |  |  |
| Без просочування, без AQ | 200 | 0,40 | 272 | 0,393 | 252 |
| Просочування, без AQ. | 200 | 0,32 | 279 | 0,425 | 293 |
| Просочування, 0,05% AQ | 200 | 0,35 | 332 | 0,386 | 309 |
| Просочування, 0,1% AQ | 200 | 0,45 | 362 | 0,362 | 267 |
| Композиція 50% ВНФ |  |  |  |  |  |
| Без просочування, без AQ | 200 | 0,41 | 279 | 0,416 | 252 |
| Просочування, без AQ. | 200 | 0,31 | 285 | 0,445 | 276 |
| Просочування, 0,05% AQ | 200 | 0,38 | 324 | 0,383 | 304 |
| Просочування, 0,1% AQ | 200 | 0,44 | 342 | 0,342 | 252 |
| Композиція 25% ВНФ |  |  |  |  |  |
| Без просочування, без AQ | 200 | 0,46 | 312 | 0,313 | 252 |
| Просочування, без AQ. | 200 | 0,34 | 316 | 0,319 | 257 |
| Просочування, 0,05% AQ | 200 | 0,37 | 327 | 0,381 | 273 |
| Просочування, 0,1% AQ | 200 | 0,41 | 329 | 0,345 | 270 |
| Композиція 0% ВНФ |  |  |  |  |  |
| Макулатура | 200 | 0,45 | 358 | 0,35 | 296 |

ДОДАТОК В

Розрахунок похибки експерименту проведено на основі виходу волокнистих напівфабрикатів отриманих за температури варіння 140 °С.

Таблиця В.1 – Значення виходу отриманих волокнистих напівфабрикатів за температури варіння 140 °С

| Варіння Умови | Варіння 1 | Варіння 2 | Середнє значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Без просочування, без AQ | 82,82 | 85 | 83,91 |
| Просочування, без AQ. | 82,36 | 81 | 81,68 |
| Просочування, 0,05% AQ | 81,04 | 78 | 79,52 |
| Просочування, 0,1% AQ | 76,82 | 79,82 | 78,32 |

За істинне значення прийнято, середня значення вимірювань.

На основі цих даних розраховано відносну похибку, за формулою:

∆ = х – xіст

В результаті розрахунку отримані значення для абсолютних похибок за усіх умов варіння та визначено середнє їх значення ∆сер, яке дорівнює 1,1975.

Далі розрахована абсолютна середня похибка для значення виходу:

δ = (∆сер / хсер) ∙ 100% = (1,1975 / 80,8575) ∙ 100% = 1,5 %

Експерименти проводились однаково з цього можна припустити, що значення отримані за інших режимів варінь мають відповідну похибку. Це відповідає умовам похибки непрямих вимірювань.

ДОДАТОК Г

Зразки волокнистих напівфабрикатів та картону отриманих за різних режимів та умов варіння.