НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інженерно-фізичний факультет

Металознавства та термічної обробки

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

__________ Я.В. Зауличний

«___»_____________2019р.

Дипломний проект

на здобуття ступеня бакалавра

з напряму підготовки 6.050403 «Інженерне матеріалознавство»

на тему: «Дільниця термічної обробки втулки матриці штампу з розробкою технологічних режимів обробки»

Виконала:

студентка IV курсу, групи ФІ-51

Білик Анастасія Вікторівна	__________

Керівник:

доцент, к.т.н., доцент

Гриненко К.М.	__________

Консультант з розділу охорони праці:

зав. каф., д.т.н., професор

Левченко О.Г.	__________

з економічно-організаційного розділу

доцент, к.е.н., доцент

Нараєвський С.В.	___________

Нормоконтроль:

доцент, к.т.н., доцент

доцент, к.т.н., доцент

Гриненко К.М.								      __________

Рецензент:

заст. зав. каф., к.т.н., доцент

Білик І.І.	__________

Засвідчую, що у цьому дипломному проекті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студентка _____________

Київ – 2019 року

ВІДОМІСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

| № з/п | Формат | Позначення | Найменування | Кількість листів | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А4 |  | Завдання на дипломний проект | 2 |  |
| 2 | А4 | ДП 5102. 00.000 ПЗ | Пояснювальна записка | 75 |  |
| 3 | А1 | ДП 5102. 01.000 ТК |  | 1 |  |
| 4 | А1 | ДП 5102. 02.000 ТК |  | 1 |  |
| 5 | А1 | ДП 5102. 03.000 ТК |  | 1 |  |

|  |  |  |  | ДП 5102 00.000.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПІБ | Підп. | Дата |  |  |  |
| Розробн. | Білик А.В. |  |  | Відомість дипломного проекту | Лист | Листів |
| Керівн. | Гриненко К.М. |  |  |  | 1 | 1 |
| Консульт. | Гриненко К.М. |  |  |  | КПІ ім. Ігоря Сікорського Каф. МТО Гр. ФІ-51 |  |
| Н/контр. | Гриненко К.М. |  |  |  |  |  |
| Зав.каф. | Зауличний Я.В. |  |  |  |  |  |

Пояснювальна записка

до дипломного проекту

на тему: «Дільниця термічної обробки втулки матриці штампу з розробкою технологічних режимів обробки»

Київ – 2019 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інженерно-фізичний факультет

Металознавства та термічної обробки

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Напрям підготовки  – 6.050403 «Інженерне матеріалознавство»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ Я.В. Зауличний

«___»_____________2019 р.

ЗАВДАННЯ

на дипломний проект студентці

Білик Анастасії Вікторівні

- Тема проекту «Дільниця термічної обробки втулки матриці штампу з розробкою технологічних режимів обробки»

керівник проекту Гриненко Катерина Михайлівна к.т.н., доцент

затверджені наказом по університету від « 27 » травня 2019 р. №1408-с

- Термін подання студентом роботи 15 червня 2019 р.

- Зміст пояснювальної записки

А) виробничо-технологічна частина із номенклатурою деталей, обгрунтуванням вибору матеріалу та їх термічною обробкою;

Б)    економічна частина з розрахунком техніко-економічних показників та витрат на проведення термічних операцій;

В) охорона праці та навколишнього середовища із описом умов виробництва.

- Перелік графічного матеріалу (із зазначенням обов’язкових креслеників, плакатів, презентацій тощо): графік режимів термічної обробки втулки матриці штампу; план дільниці термічної обробки; піч типу СНО-3.6.2/10, бак для гартування.

- Консультанти розділів проекту

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Організаційно-економічна частина | Нараєвський С.В. доцент |  |  |
| Охорона праці | Левченко О.Г. зав каф., професор |  |  |
| Нормоконтроль | Гриненко К.М. доцент |  |  |

- Дата видачі завдання         15 квітня 2019 р

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання дипломного проекту | Термін виконання етапів проекту | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опрацювання номенклатури деталей, що підлягають термічній обробці |  |  |
| 2 | Розрахунок виробничо-технологічної частини |  |  |
| 3 | Розрахунок економічної частини |  |  |
| 4 | Розрахунок питань охорони праці |  |  |
| 5 | Оформлення пояснювальної записки |  |  |
| 6 | Оформлення креслень |  |  |

Студент 		А.В. Білик

Керівник проекту 		К.М. Гриненко

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП 5102. 00.000 ПЗ

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до дипломного проекту: книга 1, 75 с., 14 табл., 3 додатки, 18 джерел.

Тема: «Дільниця термічної обробки втулки матриці штампу в умовах ДП «Антонов» з розробкою технологічних режимів обробки».

У виробничо-технологічній частині проекту розглянуті умови роботи деталі, обґрунтовано вибір необхідної марки сталі, розроблені технологічні процеси термічної обробки деталі, розраховано річну програму термічної обробки та обрано необхідне обладнання. Розроблено технологічний процес термічної обробки втулки матриці штампу, виготовленої зі сталі 9ХС. Спроектована термічна дільниця. Розроблено економічно-організаційну частину та розділ охорони праці.

ПРОЕКТ, ДІЛЬНИЦЯ, ТЕРМІЧНА ОБРОБКА, СТАЛЬ 9ХС, ГАРТУВАННЯ,  НИЗЬКИЙ ВІДПУСК, СОБІВАРТІСТЬ, ПЕРІОД ОКУПНОСТІ, ОХОРОНА ПРАЦІ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП 5102. 00.000 ПЗ

ABSTRACT

Explanatory note to the diploma project: book 1, 75 p., 14 tables, 3 addition, 18 sources.

Topic: «The heat treatment section of the sleeve matrix stamp in terms of Antonov State Company with designing of technological processing regimes»

In productive-technological part of project the considered terms of work of detail, the choice of necessary brand of steel is explained, the technological processes of heat treatment of detail are worked out, the annual program of heat treatment is expected and necessary equipment is selected. The technological process of heat treatment sleeve matrix stamp, made of steel 9HS. Design thermal district. Economically-organization part and division are elaborate in relation to a labor protection.

PROJECT, AREA, HEAT TREATMENT, STEEL 9HS, HARDENING, LOW VACATION, PRIME PRIECE, PERIOD OF RECOUPPMENT, LABOR PROTECTION.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП 5102. 00.000 ПЗ

ЗМІСТ

ВСТУП	10

1. ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА	12

1.1 Коротка характеристика виробу	13

1.2 Вибір матеріалу та його обгрунтування	13

1.3 Розробка маршрутної технології	15

1.4 Вибір і розробка технологічного процесу термічної обробки	16

1.4.1 Вибір і обгрунтування технологічного процесу термічної обробки	16

1.4.2 Розробка технологічних параметрів термічної обробки	16

1.4.3 Розробка технологічних параметрів термічної обробки	19

1.5 Кінцева структура і властивості деталі	19

1.6 Розрахунок річної програми за операціями термічної обробки	20

1.7 Вибір основного обладнання для термічної обробки	21

1.8 Визначення продуктивності головного обладнання	21

1.9 Визначення ефективного річного фонду часу роботи основного обладнання	23

1.10 Розрахунок необхідної кількості основного обладнання	24

1.11 Вибір необхідної кількості додаткового і допоміжного обладнання	26

2. ОРГАНІЗАЙЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА	30

2.1 Визначення величини капітальних вкладень в дільницю	31

2.1.1 Розрахунок капітальних вкладень у будинки та споруди	31

2.1.1.1 Розрахунок капітальних вкладень у будівництво дільниці	31

2.1.1.2 Розрахунок капітальних вкладень у виробничі споруди	32

2.1.2 Капітальні вкладення в устаткування	33

2.1.2.1 Розрахунок капітальних вкладень в технологічне, допоміжне та підйомно-транспортне обладнання	33

2.1.2.2 Розрахунок капітальних вкладень у оснащення	35

2.1.2.3 Розрахунок капітальних вкладень на засоби контролю та регулювання параметрів	35

2.1.3 Визначення загальної суми вкладень у об’єкт, що проектується	35

2.2 Розрахунок планової собівартості одиниці продукції	36

2.2.1 Розрахунок чисельності працюючих на дільниці	36

2.2.1.1 Основні технологічні робітники	36

2.2.1.2 Допоміжні (обслуговуючі) робітники	38

2.2.1.3 Управлінський персонал	38

2.2.1.4 Загальна чисельність працівників	39

2.2.2 Розрахунок показників продуктивності праці	40

2.2.3 Визначення вартості технологічних носіїв	40

2.2.3.1 Витрати на силову електроенергію та електроенергію для освітлення	40

2.2.3.2 Витрати на воду для виробничих та побутових потреб	42

2.2.3.3 Розрахунок витрат на допоміжні технологічні матеріали	42

2.2.4 Розрахунок витрат на технологічну енергію	43

2.2.5 Розрахунок фондів заробітної плати	44

2.2.6 Відрахування на соціальне страхування	46

2.2.7 Розрахунок річних амортизаційних витрат	47

2.2.8 Визначення собівартості термічної обробки продукції	48

2.3 Економічна ефективність проектних рішень	49

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП 5102. 00.000 ПЗ

3. ОХОРОНА ПРАЦІ	51

3.1 Організаційні питання охорони праці на підприємстві	52

3.2 Аналіз параметрів приміщення	53

3.3 Аналіз освітленості приміщення	55

3.4 Аналіз шуму та вібрації	56

3.5 Аналіз загазованості та запиленості	58

3.6 Теплове випромінювання	58

3.7 Електробезпека	59

3.8 Пожежна безпека	61

ВИСНОВКИ	64

CONCLUSIONS	66

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ	67

ДОДАТОК А	70

ДОДАТОК Б	72

ДОДАТОК В	74

Змн.

ІФФ

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

10

ДП 5102. 00.000 ПЗ

Розроб.

Білик А.В.

Перевір.

Гриненко К.М.

Реценз.

Білик І.І.

Н. контр.

Гриненко К.М

Затверд.

Вступ

Літ.

Акрушів

2

ІФФ, ФІ-51

Гриненко К.М.

ВСТУП

Дудка О.І.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

11

ДП 5102. 00.000 ПЗ

Мета проекту — розробка технології термічної обробки та проектування дільниці для обробки втулки матриці штампу.

Для підвищення якості виробів у виготовленні деталей велике значення має термічна обробка. Вона є складовою частиною більшості технологічних процесів виготовлення деталей. Здійснюється для підвищення показників механічних властивостей, що дозволяє зменшити масу деталей, отримати значну економію металу, підвищити надійність та експлуатаційну стійкість виробів.

З урахуванням умов роботи деталі, сформульовані вимоги, які повинні задовольняти їй та обґрунтовано вибір матеріалу.  Важливо, щоб втулка матриці штампу мала високу зносостійкість. Для формування точних розмірів отворів в деталях втулка повинна зберігати свої розміри, а тому твердість її має бути в межах 58-62 HRC. З урахуванням  невеликого обсягу, раціональне співвідношення заданих властивостей можна досягти за допомогою гартування з подальшим низькотемпературним відпуском.

Змн.

ІФФ

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

12

ДП 5102. 00.000 ПЗ

Розроб.

Білик А.В.

Перевір.

Гриненко К.М.

Реценз.

Білик І.І.

Н. контр.

Гриненко К.М

Затверд.

Виробничо-технологічна частина

Літ.

Акрушів

18

ІФФ, ФІ-51

Гриненко К.М.

- ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

Дудка О.І.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

13

ДП 5102. 00.000 ПЗ

1.1 Коротка характеристика виробу

Втулка матриці штампу застосовується для перфорації отворів в сталевих листових заготовках, встановлюється у матрицю, використовується в цехових умовах при виготовлені деталей на пресах. Працює в умовах зношування і ударних навантажень.

Враховуючи умови роботи, матеріал втулки матриці штампу повинен мати високу твердість і зносостійкість. Для формування точних розмірів отворів в деталях втулка повинна зберігати свої розміри, а тому її твердість повинна бути в межах 58-62 HRC. Річна програма - 5000 штук. Ескіз втулки матриці штампу наведено на рисунку 1.1.

## Рисунок 1.1 – Ескіз втулки матриці штампу

## 1.2 Вибір матеріалу та його обґрунтування

Втулки матриці штампу, які працюють в умовах зношування

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

14

ДП 5102. 00.000 ПЗ

виготовляються із сталей У8А, Х12М, 9ХС. Після відповідної термічної

обробки ці сталі мають твердість 58-62 HRC. Хімічний склад сталей наведений у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Хімічний склад сталей у мас. % [3]

| Вміст елементів , мас. % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | Mo | S | P | Cr | V |
| У8А | 0.76-0.83 | 0.17-0.33 | 0.17-9.28 | - | ≤0.018 | ≤0.025 | ≤0.2 | - |
| Х12М | 1.45-1.65 | 0.15-0.35 | 0.15-0.4 | 0.4-0.6 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.0-12.5 | ≤0.15 |
| 9ХС | 0.85-0.95 | 1.2-1.6 | 0.3-0.6 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤0.12 | 0.95-1.25 | ≤0.15 |

Сталь У8А призначена для виготовлення деревообробного інструменту, накатних роликів, плит і стрижнів для форми лиття під тиском олов’яно-свинцевих сплавів, слюсарно-монтажного інструменту. Інструменти і деталі із сталі У8А працюють при температурах до 200ºС, вище зазначених температур їх властивості значно погіршуються. Сталь У8А добре кується, шліфується, має достатню ударну в’язкість, але у неї велика критична швидкість охолодження і невелика прогартовуваність.

Сталь Х12М застосовують для виготовлення накатних роликів, матриць і пуансонів вирубних штампів, пуансонів і матриць холодного видавлювання. Сталь Х12М вирізняється доброю стійкістю проти стирання, підвищеною зносостійкістю, достатнім рівнем пластичності і в’язкості, критична швидкість охолодження менша, ніж у сталі У8А. Вироби охолоджують в оливі, тому ймовірність утворення тріщин і деформація у неї буде менша. Сталь має більшу вартість, висока температура під гартування 1100ºС, погано шліфується, тому вартість кінцевої механічної обробки буде більшою.

Сталь 9ХС застосовують для виготовлення інструментів холодної обробки металу, для виготовлення пружин, ресор, ножів. Сталь 9ХС має гарну

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

15

ДП 5102. 00.000 ПЗ

пружність, міцність, зносостійкість, при виготовленні деталей та інструментів тріщини всередині металу не виникають, набагато краще шліфується,  має помірну вартість, відповідну ударну в’язкість. Твердість сталей У8А, Х12М та 9ХС наведено у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 – Твердість обраних сталей після відповідної термічної обробки [3]

| Марка сталі | Термічна обробка | Твердість |
| --- | --- | --- |
| У8А | Гартування і низький відпуск | 61-65 |
| Х12М |  | 61-63 |
| 9ХС |  | 59-63 |

Отже,  проаналізувавши наведені марки сталей, оптимальним варіантом видається застосування сталі 9ХС, яка має необхідні механічні властивості, помірну вартість, добру прогартовуваність і головне – твердість після термічної обробки 58-62 HRC, що є важливим фактором, враховуючи умови даного виробу та технічне завдання.

## 1.3 Розробка маршрутної технології

З огляду на форму і розміри деталі, як заготовку, раціонально використовувати сортовий прокат круглого перерізу.

Тоді маршрутна технологія може мати таку послідовність:

1) відрізка заготовки (заготівельна дільниця інструментального цеху);

2) попередня механічна обробка (механічна дільниця інструментального цеху);

3) термічна обробка (термічна дільниця інструментального цеху);

4) кінцева механічна обробка (механічна дільниця інструментального цеху).

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

16

ДП 5102. 00.000 ПЗ

## 1.4 Вибір і розробка технологічного процесу термічної обробки

### 1.4.1 Вибір і обґрунтування технологічного процесу термічної обробки

Для отримання необхідних властивостей втулку матриці штампу необхідно піддати термічній обробці, яка полягає в  гартуванні та наступному низькому відпуску. В результаті такої термічної обробки буде отримана мартенситна структура, яка забезпечить необхідну твердість 58-62 HRC та зносостійкість.

1) Кінцева температура нагрівання при гартуванні 840 – 860ºС. Як охолоджувальне середовище вибираємо мінеральну оливу, що забезпечує наскрізну прогартовуваність та зменшення браку за рахунок меншої швидкості охолодження, що сприяє уникненню гартувальних дефектів.

2) Низькотемпературний відпуск при 300°С в олив’яній ванні, який забезпечить необхідну твердість 58-62 HRC.

3) Промивка у водному розчині соди.

4) Очистка від окалини.

### 1.4.2 Розробка технологічних параметрів термічної обробки

Кінцева температура нагрівання при гартуванні  (850 ºС).

Тривалість нагрівання н до кінцевої температури для гартування визначається формулою [8]:

,                                                          (1.1)

де k1 – коефіцієнт нагрівального середовища, хв/см;

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

17

ДП 5102. 00.000 ПЗ

k2  – коефіцієнт рівномірності нагрівання;

W – геометричний показник виробу, см.

Сталь 9ХС легована, температура нагрівання 850ОС [2], нагрівальне середовище – повітря, тоді вибираємо значення коефіцієнта k1=45 хв/см. Нагрівання планується здійснювати, розміщуючи окремі вироби на поді з малими відстанями між виробами у камерній печі, значення коефіцієнта k2 обираємо 1,4 хв/см. Геометричний показник виробу W [3]:

W=D-dl4l+2(D-d) ,         	                                  (1.2)

де, D – зовнішній діаметр, мм;

d – внутрішній діаметр, мм;

l – довжина циліндра, мм.

Підставивши задані розміри отримаємо:

W=3 мм=0,3 см.

Отже, тривалість нагрівання до кінцевої температури при гартуванні н буде становити:

τн = 45·1,4·0,3 ≈ 19 хв.

Тривалість ізотермічної витримки визначають  за наступною формулою [8]:

τв = 1/5· τн                                                               (1.3)

# Підставивши дані отримаємо:

τв = 1/5·19 ≈  4 хв.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

18

ДП 5102. 00.000 ПЗ

Тоді загальна тривалість нагрівання при  гартуванні становить [8]:

τзаг  = τн  + τв                                                              (1.4)

В нашому випадку:

τзаг  =19 + 4 = 23 хв.

Швидкість охолодження Vох  при гартуванні визначають за номограмою Блантера [2]  і при охолодженні заготовки в оливі вона буде становити 40ОС/с, але так як циліндр порожнистий, величини швидкості охолодження можна прийняти рівною 80ОС/с. Як охолоджувальне середовище вибираємо оливу, оскільки вона забезпечить швидкість охолодження, яка перевищує критичну, але є меншою, ніж, наприклад, у воді, завдяки чому в сталі менш інтенсивно проходить зміна об’єму, а тому в результаті отримаємо меншу кількість гартувальних дефектів.

Тривалість охолодження τох  можна визначити за формулою [8]:

τохол.=tгарт-500Vохол+500-60Vохол/4,                                                   (1.5)

де tгарт – температура кінцевого нагрівання при гартуванні, ºС;

Vох – середня швидкість охолодження виробу в обраному  охолоджувальному середовищі, Vох  = 90 ОС/с;

tк– кінцева температура охолодження, ºС.

Підставивши відповідні значення отримаємо:

τохол.=850-50080+500-6080/4=27с.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

19

ДП 5102. 00.000 ПЗ

Тривалість нагрівання для відпуску залежить від геометричного показника W, для нагрівання в оливі до температури 300°С і геометричного показника 0,3 см тривалість становить 10 хв.

Тривалість витримки в електричних печах при температурі відпуску до  300°С визначають з розрахунку 120 хв+1 хв на 1 мм умовної товщини.

В нашому випадку:

τвідпуску = 120 + 4 = 124 хв.

Загальна тривалість відпуску буде становити

10 + 124 = 134 хв ≈ 2 год. 15 хв.

### 1.4.3 Контроль якості виробу

Для кінцевого контролю здійснюється:

1) Зовнішній огляд на відсутність гартувальних тріщин і короблення.

2) Вимірювання твердості. Твердість повинна складати 58-62 HRC.

## 1.5 Кінцева структура і властивості деталі

Сталь 9ХС після термічної обробки (гартування з наступним низьким

відпуском) буде мати структуру мартенсит відпуску, карбіди і невелика кількість залишкового аустеніту. Дана структура забезпечить необхідні механічні властивості та задовольнить вимоги твердості, яка повинна становити 58-62 HRC.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

20

ДП 5102. 00.000 ПЗ

## 1.6 Розрахунок річної програми за операціями термічної обробки

Річна виробнича програма − основна вихідна величина для розрахунку

потрібної кількості обладнання, виробничих площ, джерел енергії і допоміжних матеріалів.

Загалом річну програму деталі типу ,,втулки матриці штампу”, можна розрахувати за формулою [8]:

(1.6)

де  − річна програма, т;

− відсоток запасних деталей (0…3%);

− відсоток бракованих деталей при термічній обробці (0…3%);

− відсоток бракованих деталей після термічної обробки (0…1,5%);

− відсоток деталей, що підлягають руйнівним методам контролю (0…2%).

Величину  називають коефіцієнтом збільшення програми Значення , , ,  є різними і залежать від різних факторів.

У нашому випадку коефіцієнт запасу (сума коефіцієнту збільшення програми та відсотку запасних деталей) становить 6%.

Отже, отримаємо:

П=5000(1+0,03)(1+0,03)=5305 штук

Далі розрахуємо річну програму за масою, для цого розрахуємо масу однієї заготовки:

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

21

ДП 5102. 00.000 ПЗ

m = ρ * V

де ρ – густина вибранї сталі, кг/м3;

ρ = 7830 кг/м3

mзаготовки = 0,000008411 * 7830=0,066 кг.

Отже, річна програма за масою становить:

М = 0,066 *5305 = 350,13 кг

  - Вибір основного обладнання для термічної обробки

На основі розробленого процесу і режиму термообробки для забезпечення виконання технологічного процесу необхідно використовувати:

- для гартування піч типу СНО – 3.6.2/10;

- для низького відпуску СВМ – 2,5.2,5/3

## 1.8 Визначення продуктивності головного обладнання

При одному і тому ж типі обладнання можна виконувати різні за тривалістю операції термічної обробки, що змінює значення продуктивності обладнання, то продуктивність будемо визначати розрахунковим шляхом.

Для термічної обробки заготовок для гартування найбільш ефективним

може бути застосуваня печі типу СНО – 3.6.2/10, а для відпуску – СВМ –2,5.2,5/3.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

22

ДП 5102. 00.000 ПЗ

Погодинну продуктивність печей визначають за формулою [8]:

(1.7)

де  − нормований час обробки однієї садки деталей, год;

− маса садки деталей, які можна розмістити в робочому просторі обраного обладнання, кг.

Масу садки легко визначити знаючи масу однієї заготовки, їхню кількість в робочому просторі, яка залежить від способу укладки деталей.

Нормативний час обробки однієї садки деталей [8]:

(1.8)

де  − час, який витрачається на загрузку деталей в простір печі, хв.;

− час нагріву деталі до заданої температури, хв.;

− час витримки деталей в середовищі печі, хв.;

− час, затрачений на розвантаження печі, хв.

Для процесу гартування  однієї садки нормативний час обробки складає:

τзаг=23хв+30хв=53хв≈0,9год.

# Для процесу відпуску  однієї садки нормативний час обробки складає:

τзаг=30хв+10хв+124хв=165хв≈2,75год.

З розрахунків маса заготовки рівна 0,066 кг, оскільки в робочий простір печі камерної печі типу СНО-3.6.2/10 поміщається 150, то маса садки буде:

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

23

ДП 5102. 00.000 ПЗ

= 150 * 0,066 = 9,9 кг.

Погодинна продуктивність печі для гартування становить:

P=9,90,9=11 кг/год або Pi=1500,9=166 шт/год

Після гартування проводиться формування партій деталей в кількості 150 штук для подальшого відпуску у масляній ванні СВМ-2,5.2,5/3.

Для відпуску деталей  погодинна продуктивність становить:

P=9,92,75=3,6 кг/год або Pi=1502,75=54 шт/год

## 1.9 Визначення ефективного річного фонду часу роботи основного обладнання

Номінальний фонд часу роботи становить [3]:

Фн = (365 – В – С) * З *ť ,                                 (1.9)

де В – річна кількість вихідних днів;

С – кількість святкових днів, що не збігаються з вихідними;

З – кількість змін за добу;

τ – тривалість однієї зміни.

Для виконання заданої річної програми (5305 заготовок) обладнанню достатньо працювати в одну зміну. Тривалість однієї зміни складає 8 годин.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

24

ДП 5102. 00.000 ПЗ

Ефективний (дійсний) річний фонд часу отримують за формулою [8]:

Фд0 = Фн 1-П+Р100		    		  (1.10)

де Р, П – витрати часу на ремонт та переналагодження обладнання, %.

Розраховують номінальний фонд робочого часу печі для нагрівання під гартування:

Фн = (365 – 104-11)*1*8 = 2000 год.

Ефективний річний фонд часу роботи печі для нагрівання до кінцевої температури гартування становить:

Фд1= 2000 = 1880 год.

## 1.10 Розрахунок необхідної кількості основного обладнання

Потрібна кількість годин Е для виконання даної програми для відповідної операції термообробки деталей:

Е = П / Р     		                                (1.11)

де П – річна програма термічної обробки заготовок, кг;

Р – продуктивність обраного обладнання для обробки заготовок, кг/год.

Для печі нагрівання до кінцевої температури гартування потрібна кількість годин становить:

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

25

ДП 5102. 00.000 ПЗ

Е = 5305 / 11 =  483 год.

Для печі нагрівання до температури відпуску потрібна кількість годин становить:

Е = 5305 / 3,6 = 1474 год.

Розрахункову кількість одиниць обладнання Кр потрібного для виконання заданої програми розраховують за формулою [3]:

Кр = Е / Ф0Д     	          	                      (1.12)

де Ф0Д – ефективний річний фонд часу роботи обладнання, год.

Для печі нагрівання до кінцевої температури гартування кількість одиниць обладнання Кр становить:

Кр = 483 / 1880 = 0,25

Для печі нагрівання до температури відпуску кількість одиниць обладнання Кр становить:

Кр = 1474 / 1880 = 0,78

В свою чергу коефіцієнт завантаження обладнання η розраховується за формулою [8]:

η = Кр / Кпр   * 100%                                       (1.13)

де Кпр – заокруглене значення коефіцієнту завантаження.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

26

ДП 5102. 00.000 ПЗ

η = П * m / Фд0 * Р

η = (5305 * 0,066) / (1880 * 11) = 350,13 / 20680 = 0,017

– для печі кінцевого нагрівання до температури гартування

η =  (5305 * 0,066) / (1880 * 3,6) = 350,13 / 6768 = 0,052

– для печі нагрівання до температури відпуску.

Коефіцієнт завантаження печей для гартування та відпуску становить 1,7%  та 5,2% відповідно. Це значить, що для даного замовлення обрані печі дуже сильно недозавантажені. Тому завантажуємо їх по максимуму, і

одночасно із виготовленням даної продукції потрібно шукати додаткові замовлення.

## 1.11 Вибір необхідної кількості додаткового і допоміжного обладнання

Твердість заготовки після гартування вимірюється на твердомірі ТК. За технічними умовами твердість повинна бути 58…62 НRC.

Також необхідно мати стіл контрольний. Бак для гартування в маслі та

промивний бак від масла. Необхідну кількість обладнання наведено 
в таблиці 1.3.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

27

ДП 5102. 00.000 ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

28

ДП 5102. 00.000 ПЗ

Таблиця 1.3 – Розрахунок необхідної кількості одиниць основного обладнання

| Облад-нання | Операції термічної обробки | Найменування деталі | Річна прог-рама, П, кг | Продук-тивність одиниці облад-нання Р,кг/год | Необ-хідна кіль-ть годин роботи, Е, год | Річний фонд роботи облад-нання, Ф, год | Кількість одиниць обладнання |  | Коефі-цієнт заван-тажен-ня, η,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Розра-хунко-ва, К | Прий -нята, К |  |
| СНО 3.6.2/10 | Гартува-ння | Заготовки для подального виготовлення втулок матриці штампу | 5305 | 11 | 483 | 1880 | 0,25 | 1 | 1,7 |
| СВМ 2,5.2,5/3 | Відпуск | Заготовки для подального виготовлення втулок матриці штампу | 5305 | 3,6 | 1474 | 1880 | 0,78 | 1 | 5,2 |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

28

ДП 5102. 00.000 ПЗ

В залежності від обсягів замовлення та номерклатури виробів завантаженість обладнання термічного цеху буде коригуватися.

Розрахунок виготовлення втулок матриці штампу в кількості 5000 деталей проводиться із обсягів діючого замовлення.

Для забезпечення рентабельності, необхідно приймати інші замовлення. Зведену відомість обладнання наведено в таблиці 1.4.

Таблиця 1.4 – Зведена відомість обладнання

| Найменування обладнання |  |  | Індекс |  | Призначення |  |  | Характеристика | Кількість |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основне обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Піч камерна електрична |  |  | СНО 3.6.2/10 |  | Гартування |  |  | Робоча температура 1000˚С | 1 |  |
| Масляна ванна |  |  | СВМ 2,5.2,5/3 |  | Відпуск |  |  | Робоча температура 300˚С | 1 |  |
|  | Додаткове обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баки для гартування | За власним виготовленням |  |  |  |  | Охолодження при гартуванні | 1250 х 1500 мм |  |  | 2 |  |
| Бак для промивки | За власним виготовленням |  |  |  |  | Очистка після відпуску | 1250 х 1500 мм |  |  | 1 |  |
| ## Гідропіскоструй |  |  |  |  |  | ## Очищення від окалини |  |  |  | 1 |  |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

29

ДП 5102. 00.000 ПЗ

Продовження таблиці 1.4

|  | Допоміжне обладнання |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прилад для виміру твердості |  | ТК | Контроль якості |  | 1 |
| ## Кран-балка |  |  | ## Транспортування деталей |  | 1 |
| ## Стіл контрольний |  |  | ## Перевірка деталей на брак |  | 1 |

За нормативами площі на одиницю обладнання [4] визначено загальну площу, яка складається з виробничої та допоміжної і становить 108 м2.

Змн.

ІФФ

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

30

ДП 5102. 00.000 ПЗ

Розроб.

Білик А.В.

Перевір.

Нараєвський С.В.

Реценз.

Білик І.І.

Н. контр.

Гриненко К.М

Затверд.

Організаційно-економічна частина

Літ.

Акрушів

21

ІФФ, ФІ-51

Гриненко К.М.

- ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

31

ДП 5102. 00.000 ПЗ

## 2.1 Визначення величини капітальних вкладень в дільницю

Капітальні вкладення в об’єкт складаються з капітальних вкладень в основні фонди (виробничі будівлі та споруди, технологічне та допоміжне обладнання, підйомно-транспортні засоби, оснащення тощо) розраховується за формулою (2.1).

Кзаг = Кбуд + Ксп + Коб + Ккон + Косн + Кінв,                                              (2.1)

де Кбуд – капітальні вкладення в будівництво будівлі цеху;

Ксп – капітальні вкладення у виробничі споруди;

Коб – капітальні вкладення в технологічне, допоміжне, підйомно-транспортне обладнання;

Ккон – капітальні вкладення в засоби контролю та регулювання параметрів процесу;

Косн – капітальні вкладення у оснащення;

Кінв – капітальні вкладення у виробничий та господарський інвентар.

### 2.1.1 Розрахунок капітальних вкладень у будинки та споруди

#### 2.1.1.1 Розрахунок капітальних вкладень у будівництво дільниці

Вартість будівлі розраховується за формулою:

Кбуд = Квир + Кпоб ,                                                            (2.2)

де Квир – вартість виробничої будівлі;

Кпоб – вартість конторських та побутових приміщень.

Вартість виробничих споруд визначається за формулою:

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

32

ДП 5102. 00.000 ПЗ

Ксп = Пзаг · Нсп ·Ссп,                                         (2.3)

де Пзаг – загальна площа виробничої споруди, м2;

Нсп – висота виробничої споруди, м;

Ссп – вартість 1 м3 споруди, грн.

З попередніх розрахунків Пзаг = 108 м2, а Нсп = 7,2 м.

Для виробничої одноповерхової будівлі вартість 1 м3 споруди складає

1020 грн/м3. Тоді

Ксп = 108 • 7,2 • 1020 = 981305,3 грн.

На службово-побутових площах розміщуються конторські та побутові приміщення. Їх вартість складає, грн. :

Кпоб = Ппоб · Нпоб · Споб,                                                                     (2.4)

де Ппоб – площа побутових приміщень, м2;

Нпоб – висота побутових приміщень, м;

Споб – вартість 1 м3 побутових приміщень, грн.

В наближених розрахунках, згідно діючих норм, площа конторських та побутових приміщень складає 25...30 % від виробничої площі. Нпоб приймаємо 3,3 м. Для одноповерхових службово-побутових приміщень ціна 1 м3 будівлі складає 1200 грн/м3.

Кпоб = 33,25 • 3,3 • 1200 = 131670 грн.

#### 2.1.1.2 Розрахунок капітальних вкладень у виробничі споруди

Вкладення у виробничі споруди складаються з:

- Водопостачання виробничо-побутових приміщень складають 
19,2 грн./м3.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

33

ДП 5102. 00.000 ПЗ

2. Каналізації виробничо-побутових приміщень складають 28,8 грн./м3.

3. Електромережі виробничо-побутових приміщень складають 
26,4 грн./м3.

Капітальні вкладення у проводку виробничих приміщень складають:

Квир = (19,2 • 962,1) + (28,8 • 962,1) + (26,4 •962,1) = 71580,2 грн.

Капітальні вкладення у проводку побутових приміщень складають:

Кпоб = (19,2 • 109,7) + (28,8 • 109,7) + (26,4 • 109,7) = 8161,7 грн.

Загальні капітальні вкладення у проводку виробничих та побутових споруд складають 79741,9 грн.

### 2.1.2 Капітальні вкладення в устаткування

#### 2.1.2.1 Розрахунок капітальних вкладень в технологічне, допоміжне та підйомно-транспортне обладнання

Розрахунок капітальних вкладень у технологічне, допоміжне та підйомно-транспортне обладнання зведений у таблицю 2.1.

При розрахунку вартості транспортування обладнання на його монтаж і наладку додають витрати у розмірі 10-25% від його вартості.

Розрахунок капітальних вкладень наведено в таблиці 2.1

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

34

ДП 5102. 00.000 ПЗ

Таблиця 2.1 – Розрахунок капітальних вкладень

| Найменування обладнання | Кількість, шт. | Вартість за одиницю, грн. | Загальна вартість, Грн |  | Витрати на транспорту- вання і монтаж, грн. | Всього, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Основне технологічне обладнання |  |  |  |  |  |  |
| Камерна піч СНО-3.6.2/10 | 1 | 56000 | 56000 |  | 5600 | 61600 |
| Масляна ванна СВМ-2,5.2,5/3 | 1 | 23000 | 23000 |  | 2300 | 25300 |
| Бак для гартування | 2 | 15000 | 30000 |  | 3000 | 33000 |
| Всього |  |  |  |  |  | 119900 |
| Додаткове та допоміжне обладнання |  |  |  |  |  |  |
| Бак для промивки | 1 | 10200 | 10200 |  | 1020 | 11220 |
| Кран однобалочний Q=3 т | 1 | 46000 | 46000 |  | 4600 | 50600 |
| Твердомір ТК | 1 | 10000 | 10000 |  | 1000 | 11000 |
| Гідропіскоструй | 1 | 15000 | 15000 | 1500 |  | 16500 |
| Стіл контрольний | 1 | 2500 | 2500 | 250 |  | 2750 |
| Всього |  |  |  |  |  | 92070 |
| Загалом по дільниці |  |  |  |  |  | 211970 |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

35

ДП 5102. 00.000 ПЗ

#### 2.1.2.2 Розрахунок капітальних вкладень у оснащення

Це вкладення в оснащення, термін служби якого не більше одного року. Капітальні вкладення в оснащення складають 10% вартості виробничого обладнання.

Косн = 211970 · 0,1 = 21197 грн.

#### 2.1.2.3 Розрахунок  капітальних  вкладень на засоби контролю  та   регулювання параметрів

При наближених розрахунках вартість контрольно-вимірювального обладнання становить 3-8 % від початкової вартості всього обладнання, грн.:

Ккон =211970 · 0,03 = 6359,1 грн.

### 2.1.3 Визначення загальної суми вкладень у об’єкт, що проектується

Загальна сума вкладень у об’єкт зведена у таблицю 2.2.

Таблиця 2.2 – Розрахунок загальних капітальних вкладень

| Елементи капітальних вкладень | Вартість |  |
| --- | --- | --- |
|  | грн. | % |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Будівлі виробничі та побутові | 1112975,3 | 77,3 |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

36

ДП 5102. 00.000 ПЗ

Продовження таблиці 2.2

| 2. Споруди | 79741,9 | 5,55 |
| --- | --- | --- |
| 3. Обладнання, у т.ч. 3.1 Основне технологічне 3.2 Допоміжне 3.3 Підйомно-транспортне | 211970 119900 41470 50600 | 14,7 8,3 2,9 3,5 |
| 4. Засоби контролю та регулювання параметрів процесу | 6359,1 | 0,45 |
| 5. Оснащення | 21197 | 1,5 |
| 6. Інвентар | 7200 | 0,5 |
| Загалом у виробничий фонд | 1439443,3 | 100 |

## 2.2 Розрахунок планової собівартості одиниці продукції

Планову собівартість продукції розраховують згідно з затвердженою постановою КМУ «Типовим положенням по плануванню, обліку та калькулюванню собівартості продукції у промисловості».

Собівартість промислової продукції – це виражені у грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво та збут.

### 2.2.1 Розрахунок чисельності працюючих на дільниці

#### 2.2.1.1 Основні технологічні робітники

Чисельний склад основних технологічних робітників визначається

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

37

ДП 5102. 00.000 ПЗ

такими методами:

1. За діючими на підприємстві: технічно обґрунтованими нормами штучного або штучно-калькуляційного часу (технологічній трудомісткості), розрахованими на одиницю роботи (операцію, заготовку, деталь, виріб, тонну продукції та ін.).

2. За нормами чисельності основних робітників або обслуговування основного технологічного обладнання. Оскільки ми не маємо необхідних даних для розрахунку першим або другим методом, то чисельність основних робітників можна визначити за даними підприємства – пропорційно обсягу виробництва спроектованої дільниці.

Плановий баланс робочого часу для одного робітника на рік приведено в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 – Плановий баланс робочого часу на рік

| Найменування витрат часу | Кількість днів |
| --- | --- |
| Кількість календарних днів на рік | 365 |
| Неробочі дні у тому числі: а) загальнодержавні релігійні свята; б) вихідні дні (субота, неділя) | 115 11 104 |
| Кількість днів роботи підприємства (режимний час) | 250 |
| Найменування витрат часу | Кількість днів |
| Витрати робочого часу працівника у тому числі: а) хвороба; б) чергові та додаткові відпуски; в) невиходи з дозволу адміністрації; г) скорочення робочого часу молодим матерям, тощо | 46 14 28 3 1 |
| Плановий фонд роботи робітника на рік | 204 |

Кобл = 250/204=1.225

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

38

ДП 5102. 00.000 ПЗ

У разі тривалості робочої зміни 8 год. плановий (ефективний) фонд робочого часу робітника буде становити:

204 х 8 = 1632 год.

#### 2.2.1.2 Допоміжні (обслуговуючі) робітники

Чисельність категорії персоналу за професіями та розрядами встановлюють згідно з діючими нормами обслуговування або чисельності. Можна також вирахувати загальну кількість допоміжних робітників за даними підприємства-аналогу згідно з часткою по відношенню до чисельності основних робітників.

При встановлення чисельності як основних, так і допоміжних робітників необхідно намагатись їх скорочення за рахунок сполучення професій та розширення зон обслуговування.

При розрахунку чисельності основних та допоміжних робітників за допомогою норм чисельності чи обслуговування, спочатку визначають явочну чисельність, а потім обліковий склад. Це робиться за допомогою коефіцієнту облікового складу.

#### 2.2.1.3 Управлінський персонал

Чисельність та посади управлінського персоналу встановлюють виходячи із структури управління підприємства-аналогу. При цьому потрібно мати на увазі: з одного боку, не перевищення норм керованості, а з другого, можливість сполучення виконуваних управлінських функцій та робіт.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

39

ДП 5102. 00.000 ПЗ

#### 2.2.1.4 Загальна чисельність працівників

Результати розрахунків чисельності працівників наведено у зведеній

відомості працюючих, подано у таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 – Зведена відомість працюючих

| Професія, спеціальність, посада |  | Кваліфікація, Розряд |  |  | Зміна |  |  |  | Разом |  |  | Коефіцієнт облікового складу |  | Обліковий склад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | І | II |  | III |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |
| Основні робітники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Терміст СНО | 5 |  |  |  | 1 | - |  | - |  | 1 |  |  | 1,225 | 1 |
| Терміст СВМ | 5 |  |  |  | 1 | - |  | - |  | 1 |  |  | 1,225 | 1 |
| Рихтувальник | 4 |  |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  |  | 1,225 | 1 |
| Всього основних робітників |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 3 |  |  | - | 3 |
| Допоміжні робітники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Слюсар-електрик |  |  | 5 | 1 |  |  | - | - |  | 1 |  |  | 1,225 | 1 |
| Слюсар-механік |  |  | 4 | 2 |  |  | - | - |  | 1 |  |  | 1,225 | 2 |
| Вантажник- транспортувальник |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | 1 |  |  | 1,225 | 1 |
| Всього допоміжних робітників |  |  |  | - |  |  | - | - |  | 3 |  |  | - | 4 |
| Управлінський персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник цеху |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  |  | 1 |  | - | 1 |
| Майстер |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  |  | 1 |  | - | 1 |
| Інженер-технолог |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  |  | 1 |  | - | 1 |
| Механік |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  |  | 1 |  | - | 1 |
| Всього управлінського персоналу |  |  |  | 4 |  |  | - | - |  |  | 4 |  | - | 4 |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

40

ДП 5102. 00.000 ПЗ

Таким чином кількість робітників за списком становить 11 осіб.

### 2.2.2	Розрахунок показників продуктивності праці

Продуктивність праці, яка відображає ефективність трудової діяльності людей розраховується як відношення річного обсягу виробництва до облікового складу всіх працівників цеху (робітників та управлінського персоналу).

Таким чином, продуктивність праці – це річний обсяг продукції, виробленої із розрахунку на одного працівника цеху.

Річний обсяг робіт вимірюється за допомогою різних вимірювачів. Це можуть бути натурально або умовно-натуральні вимірювачі: штучні, комплекти та інші, використовують також вартісні (в грн.) та трудові (нормо-години).

Продуктивність праці дорівнює, Т/осб:

П = 0,35013/11=0,03183 Т/осб.

### 2.2.3	Визначення вартості технологічних носіїв

#### 2.2.3.1  Витрати на силову електроенергію та на електроенергію для освітлення

Витрати на електроенергію для освітлення розраховуються за формулою (2.5):

Qem= n=1NPn '· En'· k1' · k2 '· k3 · k4η,                                    (2.5)

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

41

ДП 5102. 00.000 ПЗ

де Pn' – встановлена потужність електродвигунів і-го типу, кВт;

En' – необхідна кількість годин роботи електродвигунів і-го типу для виконання річної програми, год;

k1' –коефіцієнт використання електродвигунів за потужністю (0,3…0,9):

k2 '– коефіцієнт, який враховує витрати електроенергії в мережі (1,05);

k3 – середній коефіцієнт завантаження електродвигунів за часом  (0,4…1,0);

k4 – середній коефіцієнт одночасності роботи двигунів;

η – середній ККД електродвигунів (0,45…0,8);

Електродвигуни в термічному цеху використовуються для піднімання дверцят печей, кранів та ін.

Орієнтовно

Qem= 5002,63 кВт·год

Ціна за 1 кВт·год електроенергії для підприємств складає 130,68 коп., тому витрати на силову електроенергію складають 6553,4 грн.

Вел.осв. = 15 ·Посв ·Тосв.·1,051000· Сел,                                         (2.6)

де 15– середньочасові витрати електроенергії на 1 м2 площі цеху, що проектується;

Посв – загальна площа освітлення, м2;

Тосв– кількість годин освітлення в рік (при роботі в одну зміну Тосв - 1880 год);

1,05 — коефіцієнт, який розраховує чергове освітлення.

Сел – ціна за 1 кВт/год, приймається за даними підприємства, 1,31грн.

Вел.осв. = 15 ·133,62  · 1880 ·1,051000· 1,31 = 5183 грн.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

42

ДП 5102. 00.000 ПЗ

#### 2.2.3.2 Витрати на воду для виробничих та побутових потреб

Витрати на воду для виробничих та побутових потреб визначаються відповідно до норм вартості 1 м3 води, яка становить разом з каналізаційним

збором 24,0 грн.

Загальні витрати води для виробничих потреб становлять 30 м3.

Ввод.вир.= 30 · 24 = 720 грн.

Витрати на воду для побутових потреб ведуться з розрахунку 15 м3 на

рік на одного робітника:

Ввод.вир. = 11 · 15 · 24,0 = 3960 грн.

#### 2.2.3.3 Розрахунок витрат на допоміжні технологічні матеріали

Витрати на допоміжні матеріали технологічного призначення Втех.пр. розраховуються на основі витрат матеріалів і їх цін. Витрати матеріалу кожного найменування встановлюються діючими прейскурантами оптових цін. Результати розрахунку зведені в таблицю 2.5.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

43

ДП 5102. 00.000 ПЗ

Таблиця 2.5 – Відомість витрат на допоміжні матеріали

| Найменування матеріалу | Призначення матеріалу | Норма витрат на 1т, кг | Річна потреба кг | Орієнтовна вартість за кг | Загальна вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мастило мінеральне марки МЗ-8 | Охолодження при гартуванні | 20 | 7 | 10,89 | 76,2 |
| Всього |  |  |  |  | 76,2 |

### 2.2.4 Розрахунок витрат на технологічну електроенергію

Загальна річна необхідність в технологічній електроенергії визначається:

Qст= n=1NPП ·EП · K1· K2,				(2.7)

де Рп– встановлена потужність технологічного устаткування,

кВт·год;

Eп – кількість годин роботи обладнання, год;

К1 – коефіцієнт використання обладнання;

К2 – коефіцієнт втрат електроенергії в мережі (1,05).

За формулою 2.7 визначаємо:

Qст= (25 ∙ 483 ∙ 0,6 ∙ 1,05) + (5 ∙ 1474 ∙ 0,6 ∙ 1,05) = 14240,25 кВт·год

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

44

ДП 5102. 00.000 ПЗ

Ціна за 1 кВт · год. електроенергії для підприємств складає 130,68 коп., тому витрати на технологічну електроенергію складають:

Ве = 14240,25 ·1,3068 = 18609,2 грн.

### 2.2.5 Розрахунок фондів заробітної плати

Витрати на оплату праці складаються з:

– основної заробітної плати;

– додаткової заробітної плати;

– заохочувальних та компенсаційних витрат.

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці. Додаткова заробітна плата – винагорода за працю понад установлені норми, трудові успіхи та винахідливість, за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань, функцій та ін.

До заохочувальних та компенсаційних виплат належать виплати за підсумки роботи за рік, премії за спеціальними системи та положеннями.

Заробітна плата управлінського персоналу вираховується без розподілу її на основну та допоміжну. Результати розрахунку наведені в таблицях 2.6 та 2.7.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

45

ДП 5102. 00.000 ПЗ

Таблиця 2.6 – Розрахунок фонду заробітної плати управлінського  персоналу.

| Посада | Місячний посадовий оклад, грн. | Чисельність, осіб | Загальний річний фонд заробітної плати, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Начальник цеху | 10054 | 1 | 120648 |
| Майстер | 8170 | 1 | 98040 |
| Інженер-технолог | 7576 | 1 | 90912 |
| Механік | 7846 | 1 | 94152 |
| Разом: |  | 4 | 403752 |

Таблиця 2.7 – Розрахунок фонду заробітної плати основного та допоміжного персоналу

| Професія, спеціальність | Кваліфікаційний розряд |  | Годинна тарифна ставка | Облік складу, осіб | Плановий робочий фонд за рік працівника | Плановий робочий фонд за рік всіх працівників, год |  | Основна заробітна плата, грн. | Розрахунок додаткової плати, грн. |  |  |  |  |  | Додадкова плата, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Премія, 40% |  | Особливі умови, 18% | Відпустка, 12% |  | Інші, 10% |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| Основні робітники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Терміст СНО |  | 5 | 38,47 | 1 | 1632 | 1632 | 62783 |  |  | 25113 | 11300 | 7534 | 6278 |  | 50225 |
| Терміст СВМ |  | 5 | 38,47 | 1 | 1632 | 1632 | 62783 |  |  | 25113 | 11300 | 7534 | 6278 |  | 50225 |
| Рихтувальник |  | 4 | 33,92 | 1 | 1632 | 1632 | 55357 |  |  | 22143 | 9965 | 6643 | 5536 |  | 44287 |
| Разом |  |  |  | 3 |  |  | 180923 |  |  |  |  |  |  |  | 144287 |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

46

ДП 5102. 00.000 ПЗ

Продовження таблиці 2.7

| Допоміжні робітники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слюсар-електрик | 5 | 38,47 | 1 | 1632 | 1632 | 62783 | 25113 | - | 7534 | 6278 | 38925 |
| Слюсар-механік | 4 | 33,92 | 2 | 1632 | 3264 | 110715 | 44286 | - | 22143 | 11072 | 77501 |
| Вантажник-транспортувальник | 2 | 27,34 | 1 | 1632 | 1632 | 44618 | 17847 | 8031 | 5354 | 4462 | 35694 |
| Разом |  |  | 4 |  |  | 218116 |  |  |  |  | 152120 |

Загальний фонд заробітної плати складає:

403752 + 180923 + 144287 + 218116 + 152120 = 1099198 грн.

### 2.2.6 Відрахування на соціальне страхування

До цієї статті включають відрахування на соціальне страхування (у % до основної та додаткової заробітної плати).

Загальна сума відрахувань становить 22%, або:

В = 1099198· 0,22 = 241823,6 грн.                                      (2.8)

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

47

ДП 5102. 00.000 ПЗ

### 2.2.7 Розрахунок річних амортизаційних відрахувань

Річні амортизаційні відрахування на будівлі та споруди складає 8% від балансової вартості. Оскільки балансова вартість будівель та споруд становить 1192717,2 грн., то:

Аб = 1192717,2 · 0,08 = 95417,4 грн.

Амортизаційні відрахування на обладнання становлять 24% від балансової вартості, грн.

Аобл = 211970 · 0,24 = 50872,8 грн.

Кошторис загальновиробничих витрат наведений в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8 – Кошторис загальновиробничих дільничних витрат

| Найменування | Сума,грн. | Примітки |
| --- | --- | --- |
| 1. Заробітна плата: | 1099198 | За розрахунком |
| 1.1 Управлінського персоналу | 403752 | За розрахунком |
| 1.2 Основні та допоміжні робітники | 695446 | За розрахунком |
| 2. Єдиний соціальний внесок | 241823,56 | 22% від заробітної плати |
| 3. Утримання будівель та споруд: | 33717,3 | За розрахунком |
| 3.1 Електроенергія для освітлення | 5183 | За розрахунком |
| 3.2 Вода для побутових потреб | 4680 | За розрахунком |
| 3.3 Ремонт будівлі | 23854,3 | 2,0 % від вартості будівлі |
| 4. Амортизація будівель та споруд | 95417,4 | За розрахунком |
| 5. Охорона праці та техніка безпеки | 7590 | 690 грн. на кожного працівника |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

48

ДП 5102. 00.000 ПЗ

Продовження таблиці 2.8

| 6. Ремонт малоцінного інвентарю | 720 | 10% вартості інвентарю |
| --- | --- | --- |
| Всього | 1478466,3 |  |

### 2.2.8 Визначення собівартості термічної обробки продукції

Технологічним матеріалом в даному випадку є масло для низького відпуску марки І-12А. Загалом на 1 рік потрібно 740 л масла, вартість одного літра – 30 грн.

Тоді витрати на технологічні матеріали складають:

Вм = 740 · 30 = 22200 грн.

Собівартість термічної обробки визначається відношенням суми витрат до річної виробничої програми:

Сто=  ∑В / РП, грн.

де ∑в – сума витрат на термічну обробку,

РП – річна виробнича програма.

Калькуляційна вартість планової собівартості річної програми термічної обробки зведена у таблицю 2.9.

Таблиця 2.9 – Калькуляційна вартість планової собівартості річної програми термічної обробки

| Найменування статей витрат | сума, грн. | обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| 1. Технологічні матеріали | 22200 | За розрахунками |
| 2. Технологічні затрати | 76,2 | За розрахунками |
| 3. Вода для виробничих потреб | 720 | За розрахунками |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

49

ДП 5102. 00.000 ПЗ

Продовження таблиці 2.9

| 4. Електроенергія | 14240,25 | За розрахунками |
| --- | --- | --- |
| 5. Зарплата основних робітників | 325210 | Табл. 2.7 |
| 6. Єдиний соціальний внесок (22 %) | 71546,2 | 22 % від заробітної плати |
| 7. Амортизація обладнання | 50872,8 | За розрахунками |
| 8. Загальновиробничі витрати | 1478466,3 | Табл. 2.8 |
| Всього | 1963331,75 |  |

Сто = 1963331,750,530513 = 3700817,4 грн./т

## 2.3 Економічна ефективність проектних рішень

До складу повної собівартості до величини цехової собівартості включають загальнозаводські та поза виробничі витрати.  Їх загальна сума по заводу-аналогу складає 40%. Тоді повна собівартість складає:

Сп = 3700817,4 · 1,4 = 5181144,4 грн./т

Найбільш розповсюдженим показником економічної ефективності капітальних витрат, тобто одночасних витрат (інвестицій) на нове будівництво, реконструкцію, впровадження нових технологій чи обладнання, є період окупності капітальних витрат (Пок):

Пок= Кзаг / ГПр,                                                   (2.9)

де Кзаг – загальні капітальні вкладення, грн.;

ГПр – річна сума грошового потоку, грн./рік.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

50

ДП 5102. 00.000 ПЗ

Грошовий потік за рік розраховується як сума чистого прибутку та амортизаційних відрахувань:

РПр = 0,82 · (Ц – Сп) · Q + ∑А,                          (2.10)

де Ц – ринкова ціна одиниці продукції, грн. (умовна);

Сп – повна собівартість одиниці продукції, грн.;

Q – плановий річний обсяг виробництва продукції;

∑А– загальна річна сума амортизаційних відрахувань, грн.

Враховуючи, що Ц (умовна) = 5267335 грн./т, Q = 0,530513 т, а ∑А = 146290,2 грн., розраховуємо ГПр

ГПр = 0,82 · (5267335-5181144,4) · 0,530513 + 146290,2 = 183784,9 грн./рік.

Визначимо період окупності:

Пок= КзагГПр = 1439443,2183784,9    =  7,8 років

Змн.

ІФФ

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

51

ДП 5102. 00.000 ПЗ

Розроб.

Білик А.В.

Перевір.

Левченко О.Г.

Реценз.

Білик І.І.

Н. контр.

Гриненко К.М

Затверд.

Охорона праці

Літ.

Акрушів

13

ІФФ, ФІ-51

Гриненко К.М.

- ОХОРОНА ПРАЦІ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

52

ДП 5102. 00.000 ПЗ

Головною метою охорони праці є створення на кожному робочому місці безпечних умов праці, безпечної експлуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів на організм людини і, як наслідок, зниження виробничого травматизму та професійних захворювань.

Метою даного розділу є аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які виникають при роботі термічного цеху в умовах ДП «Антонов» та розробка заходів і засобів, спрямованих на мінімізацію їх несприятливого впливу на працюючих.

## 3.1 Організаційні питання охорони праці на підприємстві

На спроектованій дільниці розташовані дві одиниці основного термічного обладнання, а також додаткове і допоміжне обладнання та загалом працює 11 осіб.

Основний нормативний документ щодо організації охорони праці в Україні – це Закон України «Про охорону праці».

Згідно статті 13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний забезпечити на робочому місці та у кожному структурному відділенні умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечення нормативно-правових вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

У статті 14 «Обов’язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці» сказано, що працівник зобов’язаний: 
дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;  знати і виконувати вимоги  нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами,

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

53

ДП 5102. 00.000 ПЗ

устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту; проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди. Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Оскільки на дільниці кількість працюючих менше 20 осіб, то відповідно до  статті 15 Закону України «Про охорону праці», для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Загальну відповідальність за стан охорони праці на підприємстві несе безпосередньо власник підприємства.

## 3.2 Аналіз параметрів приміщення

План спроектованої термічної дільниці показано на рис. 3.1. Термічна дільниця розміщується в одноповерховій будівлі площею 108 м2 та об’ємом  777,6 1 м3. На одного працівника припадає 9,8 м2 площі та об’єму 70,7 м3.

На дільниці розташоване обладнання для термічної обробки втулки матриці штампу, а саме: електрична камерна піч з металевими нагрівниками СНО – 3.6.2/10, масляна тигельна ванна-піч СВМ 2,5.2,5/3, гартувальний та промивний баки.

Для забезпечення оптимального мікроклімату  ДСН 3.3.6.042-99 [13] встановлюють оптимальні і допустимі температуру, відносну вологість та швидкість руху повітря в робочій зоні в залежності від пори року та категорії важкості робіт.

Згідно за ДСН 3.3.6.042-99 [13], роботи за ступенем важкості відносять до середньої ІІ б (роботи, що виконуються стоячи, пов’язані із ходінням, переміщенням невеликих (до 10 кг) вантажів, та супроводжуються помірним

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

54

ДП 5102. 00.000 ПЗ

фізичним напруженням). На рисунку 3.1 зображено план термічної дільниці цеху, а також основне, допоміжне та додаткове обладнання.

Рисунок 3.1 – План дільниці цеху, 1 – СНО – 3.6.2/10, 2 – СВМ – 2,5.2,5/3, 3 – гартувальний бак, 4 – промивний бак, 5 –гідропіскоструй, 6 – твердомір контролю, 7 – кран-балка, 8 – стіл контрольний.

Оптимальні та допустимі величини температури, вологості та швидкості руху повітря наведені в таблиці 3.1, що регламентується ДСН 3.3.6.042-99 [13].

Таблиця 3.1 Оптимальні та допустимі величини температури, вологості та швидкості руху повітря.

| Період року | Категорія робіт | Температура,0С |  | Відносна вологість, % |  | Швидкість руху повітря, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Опт. | Допуст. | Опт. | Допуст. | Опт. | Допуст. |
| Холод-ний | ІІб | 17…19 | 15…21 | 40…60 | 70 | 0,3 | 0,4 |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

55

ДП 5102. 00.000 ПЗ

Продовження таблиці 3.1

| Теплий |  | 20…22 | 15…27 | 40…60 | 75 | 0,2 | 0,2…0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Значення параметрів мікроклімату суттєво впливають на самопочуття та працездатність людини і, як наслідок цього, рівень травматизму. Тривала дія високої температури повітря при одночасно підвищеній вологості призводить до підвищення температури тіла людини до 38…40 ºС, внаслідок чого це призводить до фізіологічних порушень в організмі людини таких як: зміни у серцево-судинній системі, обміну речовин, зміни функцій внутрішніх органів, системі дихання, порушення центральної  та периферичної нервових систем.

Для створення необхідних параметрів мікроклімату в виробничому приміщенні застосовують системи вентиляції і кондиціонування повітря, а також різні опалювальні пристрої. Вентиляція забезпечує зміну повітря в приміщенні, призначену підтримувати в ньому відповідні метеорологічні умови і чистоту повітряного середовища. Вентиляція приміщень досягається видаленням з них нагрітого або забрудненого повітря і подачею чистого зовнішнього повітря.

## 3.3 Аналіз освітленості приміщення

Освітлення буває трьох видів: природне, штучне і суміщене. Природне у свою чергу поділяється на бічне, верхнє та комбіноване. Штучне – загальне і місцеве. Характеристика зорової роботи поділяється за класами точності : 1) найвищої точності, 2) дуже високої, 3) високої, 4) середньої, 5) малої, 6) дуже малої точності [14].

Недостатня або надмірна освітленість, нерівномірність освітлення в полі зору втомлює очі, призводить до зниження продуктивності праці; при цьому зростає потенційна небезпека помилкових дій і нещасних випадків. Надмірна яскравість джерел світла може спричинити головний біль, різь в очах, розлад

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

56

ДП 5102. 00.000 ПЗ

гостроти зору; світлові відблиски – тимчасове засліплення.

На дільниці буде використовуватися система сумісного освітлення – освітлення, при якому в світлий час доби використовується природне та штучне освітлення. При цьому, недостатнє, за умовами зорової роботи, природне освітлення доповнюється. В світлий час доби (вдень) використовуватиметься, в основному, природне освітлення. Воно економічне, забезпечує добру освітленість та сприятливо впливає на зір. Природнє освітлення повністю задовольняє встановленим нормам, що дозволяє в денний час економити електроенергію. Для штучного освітлення виробничих та складальних приміщень слід передбачити газорозрядні лампи низького та високого тиску. У випадку неможливості або техніко-економічної недоцільності їх використання запускається використання ламп накалювання. Правильно організоване освітлення позитивно впливає на діяльність центральної нервової системи, знижує енерговитрати організму на виконання певної роботи, що сприяє підвищенню працездатності людини, продуктивності праці і якості продукції, зниженню виробничого травматизму.

## 3.4 Аналіз шуму та вібрації

Устаткування, яке має бути установленим на дільниці, являється джерелом шуму та вібрації. Головним шумовим агрегатом буде робота витяжної вентиляції марки С4.70-3.2., яка знаходиться над масляними ваннами. Характер шуму вентиляції тональний. Тривалість роботи вентиляції залежить від тривалості роботи масляної ванни (6 години на зміну). Фактичний шум від вентиляції складає 65 дБА. Нормування тонального шуму здійснюється відповідно з

ДСТУ 2867-94. Згідно цих норм загальний рівень шуму в приміщенні цеху не повинен перевищувати 75 дБА. Оскільки шум в цеху не перевищує

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

57

ДП 5102. 00.000 ПЗ

встановлені норми, то шкідливого впливу на людину не відбувається. Шум належить до загальнофізіологічних подразників, які за певних обставин

можуть впливати на більшість органів та систем організму людини.

Так, за даними медиків дія шуму може спричинити нервові, серцево-судинні захворювання, виразкову хворобу, порушення обмінних процесів та функціонування органів слуху тощо.

Шум – це сукупність звуків різноманітної частоти та інтенсивності, що виникають в результаті ковалентного руху частинок у пружному середовищі.

У відповідності до ДСН 3.3.6.037-99 [15], максимально припустимий рівень шуму у виробничих відділеннях складає 80 дБА.

Шум призводить до захворювань органів слуху, нервової і серцево-судинної систем, тому все встановлене в цеху обладнання має відповідати вимогам до шумових характеристик згідно ДСТУ 2867-94.

Вібрація – це механічні коливання пружних тіл або коливальні рухи механічних систем.

Джерелами вібрації в цеху мають бути машини з обертовими частинами (електродвигуни, тощо). Вiбрацiйна безпека працi в цеху забезпечується:

а) застосуванням амортизаторiв для гасiння коливань;

б) розробкою схем розмiщення пристроїв з врахуванням створення мiнiмальних рiвнiв вiбрацiї на робочих мiсцях.

Для зменшення вібрації встановлюють віброізольований фундамент і амортизатори під обладнання, для попередження передачі вібрації на будівельні конструкції; відокремлюють дільниці і приміщення стінками і перегородками, які мають досить велику звукоізоляцію. Використовують засоби індивідуального захисту такі як: взуття на вiброiзолюючiй підошві та ін.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

58

ДП 5102. 00.000 ПЗ

## 3.5 Аналіз загазованості та запиленості

Джерелами забруднення атмосфери в таких цехах є ванни, агрегати для термічного оброблення, нагрівальні печі, що працюють на рідкому і газоподібному паливі. Випаровування масла з виділенням газу відбувається

при гартуванні деталей у маслі. Газ, який виділяється, призводить до захворювань дихальних шляхів.

Мастильні гази і пари шкідливі для організму людини. Постійно уражається центральна нервова система, знижується артеріальний тиск, стає рідше пульс і дихання, знижується температура тіла. Першими ознаками гострого і хронічного отруєння є: запаморочення, легке сп’яніння, безпричинна веселість і, частіше за все, людина відмовляється покидати таке місце. Шкідлива дія мастильного газу на організм людини посилюється коли в його склад входить сірководень.

Чистота повітря в цеху визначається вмістом пилу і шкідливих речовин. За ДБН В.2.5-67:2013 [15] встановлені гранично допустимі концентрації шкідливих речовин ГДК (мг/м3) в повітрі робочої зони виробничих приміщень. Для захисту органів дихання від попадання в них пилу в даній роботі слід використовувати протипилові респіратори. Для локалізації шкідливих речовин також встановлена механічна витяжна вентиляція марки С4.70-3.2.

## 3.6 Теплове випромінювання

При роботі з піччю для гартування, а також масляними ваннами існує

небезпека теплового впливу на організм людини, який викликає інфрачервоне випромінювання. Джерелами теплового випромінювання є камерна піч СНО-3.6.2/10 для гартування та масляна ванна СВМ-2,5.2,5/3 для відпуску. Над

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

59

ДП 5102. 00.000 ПЗ

печами встановлена витяжна вентиляція марки С 4.70-3.2.

Інфрачервоне випромінювання впливає на функціональний стан людини, його центральну нервову систему, серцево-судинну систему, а також може викликати цілий ряд патологічних змін в стані очей. Допустима густина потоку ІЧВ встановлена з урахуванням області випромінювання. У відповідності з ДСН 3.3.6.042-99 [13] інтенсивність опромінення ІЧВ від

відкритих джерел (нагрітий метал та нагрівачі) не повинна перевищувати 140 Вт/м2 при опроміненні не більш ніж 25 % поверхні тіла і обов'язковому застосуванні засобів індивідуального захисту, в тому числі засобів захисту обличчя та очей.

У відповідності з ДСН 3.3.6.042-99 [13] буде здійснено екрануванням джерел випромінювання за допомогою тепло-ізолюючих матеріалів. Ззовні піч буде мати металевий кожух. В якості засобів індивідуального захисту буде використано суконні рукавиці та одяг ДСТУ 7239:2011 [16], для захисту очей від впливу ІЧВ – окуляри зі спеціального жовто-зеленого скла ДСТУ EN 169-2001 [17].

## 3.7 Електробезпека

На дільниці розташовані піч типу СНО (380В); піч-ванна СВМ (380В); гартувальний бак (380В); промивальний бак (220В); кран-балка (380В); твердомір типу ТК (220В).

За ступенем небезпеки ураження працівників електричним струмом дільницю можна віднести до класу приміщень з особливою небезпекою, що обумовлено наявністю:

- вогкість з постійною відносною вологістю повітря більше 75 %;

- струмопровідний пил; струмопровідні підлоги (земляні, металеві, залізобетонні, цегельні);

- висока температура повітря (вище 35 0С);

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

60

ДП 5102. 00.000 ПЗ

- можливість одночасного дотику людини до металевих конструкцій будинків, технологічних апаратів, механізмів і до металевих корпусів електроустаткування.

Джерелами ураження електричним струмом є електричні установки.

Електричні травми можуть причиняти наступні фактори:

- невідповідність електроустановок, засобів захисту і приладів вимогам безпеки;

- невиконання технічних заходів безпеки;

- організаційно-соціальні причини.

Випадки ураження електричним струмом:

- дотик до неізольованих струмовідних частин електроустановок, які знаходяться під напругою, або до ізольованих при фактично пошкодженій ізоляції – 55%;

- дотик до неструмовідних частин електроустановок або до електрично зв’язаних з ними металоконструкцій, які опинились під напругою в результаті пошкодження ізоляції – 23%;

- дія напруги кроку – 2,5%;

- ураження через електричну дугу – 1,2%;

- інші причини – менше 20%.

Основні чинники електричного характеру –  це величина струму, що проходить крізь людину, напруга, під яку вона потрапляє, та опір її тіла, рід і частота струму. Величина струму, що проходить крізь тіло людини, безпосередньо і найбільше впливає на тяжкість ураження електричним струмом.

Основними чинниками неелектричного характеру є шлях струму через людину, індивідуальні особливості і стан організму людини, тривалість дії струму, раптовість і непередбачуваність дії струму.

Шлях струму через тіло людини суттєво впливає на тяжкість ураження. Особливо небезпечно, коли струм проходить через життєво важливі органи і безпосередньо впливає на них.

Чинниками виробничого середовища, які впливають на небезпеку

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

61

ДП 5102. 00.000 ПЗ

ураження людини електричним струмом, є: температура повітря в приміщенні, вологість повітря, запиленість повітря, наявність у повітрі хімічно активних домішок, тощо. Із підвищенням температури повітря посилюється потовиділення, зволожується одяг, взуття. Це призводить до зниження опору на ділянці включення людини в електричну мережу.

Вологість повітря аналогічно впливає на опір на ділянці включення людини в електричну мережу. Крім того, підвищення вологи знижує опір ізоляції електроустановки, що є одним із важливих чинників електробезпеки.
Запиленість повітря, особливо струмопровідним пилом, також негативно впливає на опір ізоляції установки, сприяє переходу напруги на неструмовідні частини установки, коротким замиканням, тощо і, таким чином, підвищує небезпеку електротравми.

Безпека експлуатації при нормальному режимі роботи електроустановок забезпечується наступними захисними заходами: застосуванням ізоляції, недоступністю струмопровідних частин, застосуванням малих напруг, захисним заземленням і використанням електрозахисних засобів.

3.8 Пожежна безпека

Основні причини виникнення пожежі в термічній дільниці є загорання електропроводки, використання легкозаймистих речовин, наявність відкритого джерела вогню.

Пожежна безпека входить в комплекс охорони праці, і організаційна робота в цій сфері включає широкий спектр заходів, а саме:

- створення умов для безпечної праці;

- мінімізації ризику виникнення пожежі;

- своєчасне і повноцінне забезпечення технічними засобами для запобігання займання та усунення самих пожеж та їх наслідків;

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

62

ДП 5102. 00.000 ПЗ

- контроль дотримання протипожежних вимог і норм законодавства;

- розробка і впровадження регламентів по гасінню пожеж, евакуації

- та порятунку з місць пожежі та задимлення людей і матеріальних цінностей;

- внутрішнє і зовнішнє навчання людей.

Категорія приміщення за пожежною безпекою Г (ОМТП24-86) відповідно до  ДСТУ Б В.1.1-36:2016 [18].

При виникненні пожежі необхідно мати вогнегасники ОУ – 2, ОУ – 5, ОУ – 8 або ОП – 1, ОП – 2, ОП – 5, ОП – 10.

Для забезпечення пожежної безпеки передбачені наступні заходи:

- навколо цеху має бути розміщений зовнішній водопровід, який має гідранти, розташовані через 100 м;

- біля цеху мають бути передбачені проїзні дороги;

- біля можливих місць виникнення пожежі розміщується такий інвентар: ящики, пожежні ломи, багри, сокири, азбестове полотно;

- всі ємності з пальним та вибухонебезпечними речовинами ізольовані і розташовані на небезпечній відстані від можливих джерел появи полум’я;

- на випадок виникнення пожежі передбачена сигналізація та прямий телефонний зв’язок з пожежною охороною.

На рис. 3.2 зображений план відділення із схемою евакуації

У даній роботі проведений аналіз шкідливих та небезпечних факторів, які передбачають умови, при яких може виникнути небезпека ураження організму. Запропоновано заходи для уникнення травмування.

Отже, на основі вище зазначеного можна зробити висновок, що мікроклімат, організація робочого місця, освітлення в відділенні відповідають вимогам санітарних норм, а рівень шуму, вібрації та випромінювання не перевищує допустимих норм.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

63

ДП 5102. 00.000 ПЗ

Рисунок 3.2 – План евакуації

Змн.

ІФФ

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

64

ДП 5102. 00.000 ПЗ

Розроб.

Білик А.В.

Перевір.

Гриненко К.М.

Реценз.

Білик І.І.

Н. контр.

Гриненко К.М

Затверд.

Висновки

Літ.

Акрушів

3

ІФФ, ФІ-51

Гриненко К.М.

ВИСНОВКИ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

65

ДП 5102. 00.000 ПЗ

В процесі розробки режимів термічної обробки втулки матриці штампу:

- З урахуванням вимог до умов експлуатації деталі була обрана сталь 9ХС, яка забезпечить висунуті вимоги до твердості та зносостійкості, і також є економічно вигідною, розроблена технологія термічної обробки, внаслідок якої повинна утворитися необхідна структура для отримання необхідних властивостей.

- Визначені технологічні параметри термічної обробки виробів, дотримання яких приведе до утворення необхідної структури.

- Вибрана та розрахована необхідна кількість основного, допоміжного та додаткового обладнання, визначено його продуктивність.

- Спроектована термічна дільниця.

- Розроблена організаційно-економічна частина, в якій розраховані основні техніко-економічні показники проекту:

- собівартість термічної обробки – 5181144,4 грн./т;

- річна сума грошового потоку – 183784,9 грн./рік;

- період окупності інвестиційних витрат – 7,8 років.

- Розроблені заходи, щодо охорони праці.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

66

ДП 5102. 00.000 ПЗ

# CONCLUSIONS

In the development of heat treatment sleeve matrix stamp:

- Subject to the requirements for conditions details steel was chosen 9HS that will provide advanced requirements for hardness and wear resistance, and is also cost-effective, developed the technology of heat treatment, by which the necessary structures should be formed to obtain the required properties;

- The technological parameters of thermal processing products, compliance with which will lead to the formation of the desired structure;

- Selected designed and required number of primary, complementary and additional equipment defined its performance.

- Design thermal district.

- Organizational-economic part, the calculated main technical and economic parameters:

- The cost of thermal treatment – 5181144,4 UAH. / t;

- Annual cash flow – 183784,9 UAH. / year;

- Payback period of investment costs – 7,8 years.

- Elaborate measures, to protect labor.

Змн.

ІФФ

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

67

ДП 5102. 00.000 ПЗ

Розроб.

Білик А.В.

Перевір.

Гриненко К.М.

Реценз.

Білик І.І.

Н. контр.

Гриненко К.М

Затверд.

Перелік посилань

Літ.

Акрушів

3

ІФФ, ФІ-51

Гриненко К.М.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

68

ДП 5102. 00.000 ПЗ

- Лахтин Ю. М. Термическая обработки в машиностроении / 
Ю. М. Лахтин, А. Г. Рахштадта. – М.: Машиностроения, 1980. – 730 с.

- . Башнин Ю. А. Технология термической обработки / 
Ю. А. Башнин, Б. К. Ушаков, А. Г. Секей. – М.: Металургия, 1986. – 424 с.

- Сорокин В. Г. Стали и сплавы. Марочник / В. Г. Сорокин, 
М. А. Гервасьев. – М.: Интермет Инжиниринг, 2001. – 608 с.

- Гольдштейн М. И. Специальные стали / М. И. Гольдштейн, 
С. В. Грачев, Ю. Г. Векслер. – М.: Металургия, 1985. – 408 с.

- Хаскин А. М. Черчение / А. М. Хаскин. – К.: Вища школа, 1979. – 436с.

- Тылкин М. А. Справочник термиста ремонтной службы / 
М. А. Тылкин. – М.: Металургия, 1981. – 641 с.

- Самохоцкий А. И. Технология термической обработки металов / А. И. Самохоцкий, Н. Г. Парфеновская. – М.: Машиностроения, 1976. – 311с.

- Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з курсу «Технологія, обладнання та проектування термічних цехів» / 
Ю. Н. Москаленко, О. В. Більченко, М. М. Бобіна, М. В. Кіндрачук. – К.: Видавництво «Політехніка», 2002. – 64 с.

- Соколов  К. Н. Оборудование термических цехов / 
К. Н. Соколов. – К.: Вища школа, 1984. – 328 с.

- Рустем С. Л. Оборудование термических цехов / С. Л. Рустем. – М.: Машиностроения, 1971. – 288 с.

- Охорона праці та цивільний захист / О.Г. Левченко, О.І. Полукаров, В.В. Зацарний та ін. // За ред. О.Г. Левченка. – К.: Основа, 2019. – 472 с.

- Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання / К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, В.В. Зацарний та ін. – К.: Основа, 2006. – 448 с.

- ДСН 3.3.6-042-99. Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

69

ДП 5102. 00.000 ПЗ

- ДБН В.2.5.28-2006. Природне та штучне освітлення.

- ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

- ДСТУ 7239:2011. Національний стандарт України. Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація.

- ДСТУ EN 169-2001. Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри під час виконання зварювання та споріднених процесів. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання.

- ДСТУ Б В.1.1-36:2016. Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

Змн.

ІФФ

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

70

ДП 5102. 00.000 ПЗ

Розроб.

Білик А.В.

Перевір.

Гриненко К.М.

Реценз.

Білик І.І.

Н. контр.

Гриненко К.М

Затверд.

Додаток А

Літ.

Акрушів

2

ІФФ, ФІ-51

Гриненко К.М.

ДОДАТОК А

| Форм. | Зона |  | Поз. | Позначення |  |  |  |  | Найменування | Кіл. | Прим. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документація |  |  |  |
| А1 |  |  |  | ДП 5102. 01.000 ТК |  |  |  |  | План дільниці термічної |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | обробки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основне обладнання |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Камерна електрична піч | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНО – 3.6.2/10 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Масляна ванна | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СВМ - 2,5.2,5/3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаткове обладнання |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Гартувальний бак | 2 |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | Промивний бак | 1 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | Гіропіскоструй | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допоміжне обладання |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | Твердомір ТК | 1 |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | Кран-балка | 1 |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | Стіл контрольний | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 5102. 01.000 ТК |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| Змн. |  | Лист |  |  | № докум. | Підп. | Дата |  |  |  |  |  |

Змн.

ІФФ

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

72

ДП 5102. 00.000 ПЗ

Розроб.

Білик А.В.

Перевір.

Гриненко К.М.

Реценз.

Білик І.І.

Н. контр.

Гриненко К.М

Затверд.

Додаток Б

Літ.

Акрушів

2

ІФФ, ФІ-51

Гриненко К.М.

ДОДАТОК Б

| Форм. | Зона |  | Поз. | Позначення |  |  |  |  | Найменування | Кіл. | Прим. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документація |  |  |  |
| А1 |  |  |  | ДП 5102. 02.000 ТК |  |  |  |  | Камерна електрична піч |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНО – 3.6.2/10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Деталі |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Двері | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Боковий нагрівач |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Футеровка |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Ручка | 1 |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Під |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Кожух |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Вогнестійкий шар кладки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 5102. 02.000 ТК |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| Змн. |  | Лист |  |  | № докум. | Підп. | Дата |  |  |  |  |  |

Змн.

ІФФ

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

74

ДП 5102. 00.000 ПЗ

Розроб.

Білик А.В.

Перевір.

Гриненко К.М.

Реценз.

Білик І.І.

Н. контр.

Гриненко К.М

Затверд.

Додаток В

Літ.

Акрушів

2

ІФФ, ФІ-51

Гриненко К.М.

ДОДАТОК В

| Форм. | Зона |  | Поз. | Позначення |  |  |  |  | Найменування | Кіл. | Прим. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документація |  |  |  |
| А1 |  |  |  | ДП 5102. 03.000 ТК |  |  |  |  | Гартувальний бак |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Деталі |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Стінка баку |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Підведення води |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Відведення води |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | Резервуар для зливу води |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | Дно баку |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | Нагрівачі |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | Зливний кран |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | Стінка корзинки |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | Механізм для підйому |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | корзини |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 5102. 03.000 ТК |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| Змн. |  | Лист |  |  | № докум. | Підп. | Дата |  |  |  |  |  |

Якщо визначені консультанти. Консультантом не може бути зазначено керівника дипломного проекту.