Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є. О. Патона

Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій

До захисту допущено

Завідувач кафедри

________________ Ігор Крівцун

“___” _________________ 2021 р.

Пояснювальна записка

до дипломного проекту освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 131 Прикладна механіка

освітньо-професійної програми

ЛАЗЕРНА ТЕХНІКА ТА КОМП'ЮТЕРИЗОВАНІ ПРОЦЕСИ

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ

на тему:

Проектування
лазерної оброблювальної системи

| Студент групи МЛ-71 | ________________ | К. В. Кириленко |
| --- | --- | --- |
| Керівник проекту | ________________ | #### В. Л. Дубнюк |
| Рецензент | ________________ | _______________ |

Київ 2021 р.

Зміст

Завдання	3

Вступ	5

1. Характеристика оброблюваного виробу	7

1.1. Призначення гіроскопів та опис конструкції	7

1.2. Характеристика матеріалу заготовок	10

2. Основні закономірності процесу лазерного зварювання	12

2.1. Характеристики процесу	12

2.2. Основні параметри імпульсного лазерного зварювання	14

3. Зварювання корозійностійких сталей	16

4. Технологія лазерного зварювання	17

4.1. Розрахунок параметрів технологічного процесу	19

4.1.1. Зварювання кришки та корпусу	21

4.1.2. Зварювання корпусу та кожуху	25

4.2. Умови проведення операцій зварювання	28

4.3. Контроль якості зварних з’єднань	30

5. Компонування лазерного комплексу	30

5.1. Технологічне обладнання та оснащення	33

5.2. Технічні характеристики та опис технологічного лазера	34

5.3. Механізм обертання	36

5.3.1. Вибір електродвигуна	38

5.3.2. Розрахунок черв’ячного редуктора	39

5.4. Пристосування для закріплення зварюваних деталей	43

5.5. Система фокусування	45

5.5.1. Опис та принцип роботи	45

5.5.2. Розрахунок фокусувальної лінзи	47

5.6. Лава оптична	50

6. Охорона праці під час проведення операцій лазерного зварювання	53

6.1. Лазерна безпека	54

6.2. Захист від ультрафіолетового та інфрачервоного проміння	57

6.3. Висновки з техніки безпеки	58

Література	59

Специфікації	61

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

"Київський політехнічний інститут"

Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є. О. Патона

Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Спеціальність 131 Прикладна механіка

Освітня програма

ЛАЗЕРНА ТЕХНІКА ТА КОМП'ЮТЕРИЗОВАНІ ПРОЦЕСИ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ

|  | "Затверджую" Завідувач кафедри ЛТФТ __________________ Ігор Крівцун " ___ " ______________2021 р. |
| --- | --- |

# Завдання

на дипломний проект студента

Кириленка Кирила Віталійовича

1. Тему проекту: "Проектування лазерної оброблювальної системи" та керівник проекту ст. викл. Дубнюк Віктор Леонідович затверджено наказом № _____-с по університету від "___" _______________ 2021 р.

2. Термін здачі студентом завершеного проекту: 15 червня 2021 р.

3. Дані до проекту:

- Складальний кресленик вузла, який необхідно виготовити.

- Документація на технологічний лазер.

- Базовий технологічний процес виготовлення пропонованого вузла.

- Технічна документація на обладнання та устаткування.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки:

- Дослідження процесу лазерного зварювання, вивчення впливу параметрів обробки на її результати.

- Розробка та розрахунок технологічного процесу.

- Розробка та розрахунок пристосувань для впровадження процесу.

- Конструювання та розрахунок системи фокусування.

- Розрахунок економічної доцільності впровадження нової технології обробки.

- Розробка заходів щодо охорони праці та безпеки під час надзвичайних ситуацій.

5. Перелік графічного матеріалу:

1.	Складальний кресленик оброблюваного вузла.

2.	Дослідження процесу лазерного зварювання сталей.

3. Технологічний процес зварювання втулок.

4.	Маніпулятор для переміщення заготовок.

5.	Пристосування для зварювання виробів.

6.	Система фокусування лазерного випромінювання.

7.	Загальний вигляд лазерного технологічного комплексу.

6. Дата видачі завдання: 08 лютого 2021 р.

#### Керівник проекту ________________________________

Завдання прийнято до виконання __________________

7. Календарний план:

| № пп | Найменування етапу дипломного проекту | Термін виконання етапу | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Визначення основних закономірностей та особливостей процесу лазерного зварювання | 08.02.21 р.- -28.02.21 р. |  |
| 2 | Розробка схем технологічного процесу лазерного зварювання | 01.03.21 р.- -21.03.21 р. |  |
| 3 | Розробка технології зварювання та розрахунок режимів обробки | 22.03.21 р.- -11.04.21 р. |  |
| 4 | Розробка та розрахунок пристосувань для проведення технологічного процесу | 12.04.21 р.- -16.05.21 р. |  |
| 5 | Розробка та розрахунок системи фокусування проміння | 17.05.21 р.- -06.06.21 р. |  |
| 6 | Оформлення пояснювальної записки та підготовка графічної частини проекту | 07.06.21 р.- -13.06.21 р. |  |

Студент-дипломник ___________________________

Керівник проекту _____________________________

# Вступ

Виготовлення різноманітних металоконструкцій в значній мірі пов’язано зі зварювальним виробництвом. У промислово розвинених країнах 50 % всієї сталі застосовується в зварних конструкціях. Зварювання можна вважати одним з найбільш широко розповсюджених технологічних процесів складання.

Зварювання призначено для отримання нероз’ємних з’єднань та здійснюється локальним прикладанням різних видів енергії: електричної, механічної, хімічної. При цьому обов’язково відбувається часткове розплавлення матеріалу зварюваних деталей, який, разом з присадочним матеріалом, утворює зварний шов. При традиційних методах зварювання, з підготовкою кромок або без неї, присадочний матеріал використовується практично постійно у вигляді плавких електродів або присадочного дроту.

Завдяки високій концентрації енергії лазерного проміння у процесі зварювання розплавляється невеликий об’єм металу, незначні розміри плями нагріву, високі швидкості нагріву та охолодження металу шва та зони навколо шва. Ці особливості теплового впливу визначають мінімальні деформації зварних конструкцій, специфіку фізико-хімічних та металургійних процесів у металі шва, високу технологічну та конструкційну міцність зварних з’єднань. Лазерне зварювання здійснюється у широкому діапазоні режимів, що забезпечують високопродуктивний процес з’єднання різноманітних матеріалів товщиною від декількох мікрометрів до десятків міліметрів. Розмаїття методів та прийомів лазерного зварювання полегшує розробку конкретного технологічного процесу.

Лазерне зварювання рекомендується використовувати при необхідності отримання прецизійних конструкцій, форма та розміри яких практично не повинні змінюватися у процесі зварювання. При цьому досягається значне спрощення технології виготовлення зварних конструкцій завдяки виконанню операції лазерного зварювання в якості завершальної операції без наступної правки або механічної обробки.

Унікальні властивості лазерного проміння надають можливість розробляти нові технологічні процеси з’єднання будь-яких важко зварюваних матеріалів, у тому числі й нержавіючі корозійностійкі сталі.

Цей клас аустенітних високолегованих сталей знаходить широке застосування у конструкціях машин тому, що вони мають високі жаростійкість, механічні властивості та корозійну стійкість.

Головною особливістю зварювання даних сталей є схильність до утворення у шві та навколошовній зоні гарячих тріщин. В багатьох випадках застосування лазерного зварювання дозволяє запобігти тріщиноутворенню, що досягається введенням великої кількості енергії за короткий проміжок часу та зменшенням зерна за рахунок швидкого охолодження зварної ванни.

Таким чином, у даному дипломному проекті поставлено задачу заміни технологічного процесу аргонодугового мікрозварювання втулок планетарного редуктора на лазерне зварювання, розробити технологічний процес зварювання корозійностійких сталей з застосуванням саме лазерного імпульсного проміння. З цією метою було проведено дослідження процесу зварювання, режимів обробки деталей, виготовлених з нержавіючої сталі, розрахунок технологічного процесу за теоретичними даними літературних джерел.

Окрім цього у дипломному проекті визначено загальний принцип створення та розроблено лазерний технологічний комплекс для зварювання; розроблено пристосування для закріплення та переміщення заготовок. Розраховано оптичну систему фокусування та розроблено її конструкцію.

# 1. Характеристика оброблюваного виробу

## 1.1. Призначення гіроскопів та опис конструкції

У даному дипломному проекті поставлено завдання розробки технологічного процесу лазерного зварювання корпусу гіроскопу. Необхідно розрахувати та сконструювати пристосування для зварювання та розробити лазерний технологічний комплекс на основі твердотілого технологічного лазер.

Слово гіроскоп складається з двох грецьких: «гіроса» - обертання та «скопейн» - дивитися, спостерігати [1].

Гіроскопом називають тіло обертання, яке має вісь симетрії, звану головною або віссю власного обертання гіроскопа, і яке обертається навколо цієї осі з кутовою швидкістю, що значно перевищує швидкість обертання самої осі симетрії.

Гіроскопи є частиною навігаційних систем керованих об’єктів, що переміщаються у просторі – судна, підводні човни, літаки, космічні кораблі тощо. Застосовуються гіроскопи при будівництві шахт, тунелів та бурових свердловин. Їх широке використання пояснюється основною властивістю – зберігати з високим ступенем точності заданий напрям головної осі гіроскопа. При цьому частота обертання ротора гіроскопа становить десятки тисяч обертів на хвилину (60 000 хв–1 та більше). Використовуються механічні, аеродинамічні та лазерні схеми гіроскопічних пристроїв.

В даному дипломному проекту пропонується розробити технологію та устаткування для лазерного зварювання корпусу механічного гіроскопу.

Гіроскоп є складною електромеханічною конструкцією (рис. 1, а). Основним елементом даної конструкції є ротор 1, встановлений на підшипникових опорах всередині корпусу гіроскопа 8. Для подолання сил тертя та забезпечення постійної частоти обертання ротора 1 використовується електрична машина, що складається з обмоток п'яти ротора 3 та статора 4. Для контролю обертання ротора та визначення частоти його обертання використовується система датчиків, які закріплено на панелі датчиків 2, що взаємодіють з маховиком ротора. Для подачі живлення на електричну машину та на панель датчиків використовується панель резисторів 5. Для зменшення негативних впливів на

а

б

Рис. 1.	Конструкція механічного гіроскопу: а) складальний кресленик; б) об’ємна модель виробу: 1 – ротор; 2 – панель датчиків; 3 – п’ятка ротора; 4 – статор; 5 – панель резисторів; 6 – кожух; 7 – кришка; 8 – корпус; 9 – гвинт

обертання ротора всередині гіроскопа створюється понижений тиск – вакуум. Відкачування повітря з порожнини гіроскопа здійснюється через гвинт 9, який після відкачування повітря встановлюється на клей. Корпус гіроскопа, всередині якого знаходяться всі вузли та деталі, складається з трьох частин – кожух 6, кришка 7 та корпус 8. Для кращого розуміння конструкції гіроскопу розроблено об’ємну модель (рис. 1, б).

а					б				в

Рис. 2.	Деталі гіроскопу: а) кожух; б) корпус; в) кришка

При проведенні операцій зварювання, основними вимогами виступають точність дотримання розмірів виробу та герметичність зварних швів, а також, їх досить висока механічна міцність.

Кресленики окремих деталей конструкції зварювальних частин гіроскопу показано на рис. 2. Звідси зрозуміло, що при зварюванні необхідно утворити два кільцевих зварних шва:

1) зварювання кришки 7 з корпусом 8, діаметр зварного шва дорівнює  мм;

2) зварювання корпусу 8 з кожухом 6, діаметр зварного шва дорівнює  мм.

На підставі креслеників деталей корпусу гіроскопу їх було виготовлено із застосуванням технологій 3D друку(рис. 3).

а

б			в				г

Рис. 3.	Надруковані моделі: а) гіроскопу та окремих деталей б) кожух; в) корпус; г) кришка

## 1.2. Характеристика матеріалу заготовок

Зварювані деталі виготовляються з матеріалу відповідно до технічної документації – хромонікелева корозійностійка сталь марки 12Х18Н9Т. Ця сталь містить велику кількість хрому та нікелю, мало вуглецю та відноситься до аустенітного класу (табл. 1). З метою запобігання міжкристалічної корозії, що виникає у результаті зварювання, у її склад додано титан. Окрім аустеніту, в цій сталі знаходяться карбіди хрому. Дану сталь широко використовують у зварних конструкціях, які працюють в контакті з азотною кислотою та іншими хімічно активними середовищами – деякими органічними кислотами та розчинниками.

Таблиця 1. Хімічний склад матеріалу зварюваних деталей

| Хімічний елемент | C | Cr | Ni | Ti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вміст, % | не більше 0,12 | 17...19 | 8...10 | 0,6...0,8 |

Температура гартування визначається із розрахунку повного розчинення карбідів хрому, зняття внутрішніх напружень та запобігання значного росту аустенітного зерна. Для отримання однорідної структури аустеніту сталь загартовують у воді або на повітрі. Температура гартування для сталей з різним вмістом вуглецю складає 900…1150 0С; при цьому досягається найбільша корозійна стійкість, але міцність порівняно низька. Для підвищення міцності сталь піддається холодній пластичній деформації.

Фізико-термічні властивості нержавіючих сталей наведено у табл. 2.

Таблиця 2. Фізико-термічні властивості нержавіючих сталей

| Властивість | Одиниця вимірювання | Позначення | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Коефіцієнт теплопровідності | Вт/(см0С) | т | 0,51 |
| Коефіцієнт температуропровідності | см2/с | a | 0,15 |
| Коефіцієнт поглинання випромінювання | –– | А | 0,37 |

Дану сталь можна зварювати ручним або механізованим електродуговим, електрошлаковим, плазмоводуговим та електронно-променевим зварюванням. Краще застосовувати методи зварювання з невеликими питомими енергіями. При виборі видів швів зварних з’єднань рекомендується керуватись ГОСТ 5264-69, ГОСТ 8713-70, ГОСТ 14771-69, ОСТ 26-291-71 та стандартами підприємства. Підготовка кромок під усі види зварювання виконується механічними способами з метою запобігання виникнення зон термічного впливу, які знижують регламентовані властивості зварних з’єднань.

# 2. Основні закономірності процесу лазерного зварювання

## 2.1. Характеристики процесу

Лазерне зварювання – технологічний процес отримання нероз’ємних з’єднань деталей виробу шляхом місцевого розплавлення металів за сполученими поверхнями. Джерелом нагріву (при розплавленні) є концентрований лазерний пучок. У результаті плавлення та кристалізації виникає міцне зчеплення (зварний шов), базоване на міжатомній взаємодії. Лазерне зварювання входить до групи концентрованих джерел енергії на ряду із зварюванням електричною дугою, плазмовим струменем та електронним пучком, які також відрізняються високою густиною енергії.

Однією з головних особливостей лазерного зварювання є широкий діапазон режимів обробки, які забезпечують можливість зварювання багатьох матеріалів товщиною від кількох мікрометрів до десятків міліметрів.

Всі відомі методи зварювання лазерним пучком можна класифікувати за трьома групами ознак.

1. Енергетичні ознаки.

Найбільш загальними енергетичними ознаками є густина потужності випромінення  [Вт/см2] та тривалість впливу випромінення, при імпульсному зварюванні – тривалість імпульсу випромінення .

Густина потужності, необхідна та достатня для здійснення лазерного зварювання, лежить у межах 105...107 Вт/см2. При меншій густині потужності більш ефективними є інші методи зварювання, наприклад дуговий розряд або газове полум’я. При великій густині потужності відбуваються процеси інтенсивного випарювання металу та виникнення дефектів у зварному шві.

При зварюванні при густині потужності =105...106 Вт/см2 та тривалості впливу 10-3<<10-2 с здійснення зварювання відбувається окремими імпульсами. Зварне з’єднання утворюється за рахунок обмеження областей розплавлення, які називають зварними точками. Поєднання густини потужності та тривалості лазерного імпульсу у вказаних діапазонах дозволяє проплавляти лише малу товщину металів.

2. Технологічні ознаки.

При зварюванні матеріалів малої товщини (менше 1,0 мм) принциповою відмінністю режимів обробки є забезпечення лише плавлення металу без його інтенсивного випарювання. При цьому можна використовувати неперервні та імпульсні режими опромінення.

Імпульсний режим здійснюється з використанням твердотільних лазерів з енергією від кількох до десятків джоулів.

При використанні неперервного випромінення застосовують шовне зварювання; імпульсного – як шовне, так й точкове. Шов у цьому випадку формується як перекриття окремих точок, а суцільність шва залежить від накладання окремих точок одна на одну.

У багатьох випадках зварювання здійснюють без додавання присадочних матеріалів з використанням лише відбортовки кромок шва.

Для отримання високоякісних швів, особливо на активних матеріалах необхідно захищати шов від окислення. Багато з’єднань, у тому числі точкові, виконуються без захисного середовища, що спрощує та здешевлює технологію за рахунок економії інертних газів.

Зварювання з неглибоким проплавленням проводиться в автоматичному або ручному режимах. Безінерційність пучка, висока концентрація енергії та малий час впливу дозволяє здійснювати зварювання у будь-яких просторових положеннях практично без зміни геометрії проплавлення, що суттєво розширяє технологічні можливості методу.

3. Економічні ознаки.

Інтенсифікація виробництва в сучасних умовах потребує врахування ряду економічних показників при проектуванні та впровадженні нових технологічних процесів. Лазерне зварювання має декілька найбільш суттєвих економічних ознак.

Основною ознакою є швидкість зварювання. Саме швидкість будь-якого процесу в першу чергу визначає його продуктивність. Висока швидкість лазерного зварювання дозволяє у 10...15 разів збільшити продуктивність порівняно з традиційними методами зварювання плавленням. Це також призводить до зниження енерговитрат тому, що знижується погонна енергія, тобто відношення потужності до швидкості.

Ще однією економічною ознакою є економія матеріалів. У масовому виробництві виробів ця економія є суттєвою за рахунок відмови від підготування кромок перед зварюванням та використання присадочних матеріалів.

Можливість концентрації пучка у пляму діаметром до 0,1 мм дозволяє застосовувати таку економічну ознаку, як локальність обробки. При цьому відбувається економне проектування деталей з врахуванням зварювання у дуже вузькій зоні, а також у важко доступних місцях. Ознака локальності найбільш властива імпульсному випромінюванню лазерів при густині потужності у імпульсі W=105...106 Вт/см2 та тривалості імпульсу 10-2>>10-3 с. Проплавлення відбувається окремими точками на невелику глибину. Саме ця особливість лазерного зварювання широко використовується у промисловості.

## 2.2. Основні параметри імпульсного лазерного зварювання

При розробці технології зварювання необхідно мати чітке уявлення про основні параметри режимів процесу, їх взаємні зв’язки та вплив на якість зварного з’єднання. Оптимізація параметрів режимів за критеріями якості є головною задачею при виборі режимів будь-якого технологічного процесу.

Розглянемо основні параметри режимів імпульсного лазерного зварювання та їх взаємозв’язок з критеріями якості з огляду на оптимізацію.

1. Енергія лазерного імпульсу основна енергетична характеристика, що визначає процес зварювання. Вона впливає на загальну кількість теплоти, що вводиться у зону впливу та на деякі характеристики проміння (тривалість імпульсу, його структуру та розбіжність). Енергію проміння, яка потрібна для розплавлення металу, можна оцінити за формулою:

| ; | (1) |
| --- | --- |

де ro – радіус сфокусованого пучка.

2. Тривалість імпульсу характеризує час впливу проміння на матеріал та є часом за який відбувається нагрівання та розплавлення металу. Існує оптимальний діапазон тривалості імпульсу в межах якого можливо отримати зварне з’єднання без надмірного викиду матеріалу з зони нагріву. Тривалість імпульсу визначають експериментально або задають виходячи з технічних можливостей установки. На практиці використовують тривалість імпульсу за значеннями, що наближаються до верхньої межі. Це сприяє більш повному видаленню нерозчинених газів із зварної ванни та зменшує можливість утворення пористості після кристалізації металу.

3. Діаметр сфокусованого пучка впливає як на площу обробки, так й на густину потужності, яка залежить від нього наступним чином:

| . | (2) |
| --- | --- |

При виборі діаметру сфокусованого пучка слід враховувати співвідношення потрібної площі нагріву з густиною потужності, що потрібна для отримання заданої глибини проплавлення. Для зварювання використовують діаметри сфокусованого пучка у діапазоні від 0,05 до 1,0 мм. Формування потрібного діаметра пучка залежить також від фокусної відстані лінзи, яку при зварюванні обирають у діапазоні 30…100 мм.

4. Величина розфокусування проміння необхідна для регулювання густини потужності у світловій плямі та її діаметра. При цьому поверхню зварюваних деталей розташовують вище або нижче фокальної площини об’єктиву, де сфокусований лазерний пучок має найменший діаметр. При розташуванні поверхні деталі над фокальною площиною, у випадку прогинання зварної ванни, густина потужності на її поверхні збільшується, та процес випаровування стає більш інтенсивним. Це може призвести до небажаних результатів. Тому при зварюванні розфокусування здійснюють переміщенням зварюваних деталей під фокальну площину об’єктива, тобто у сфокусований пучок, що розбігається.

5. Швидкість зварювання.

При імпульсному режимі шов утворюється шляхом накладання окремих зварних точок з деяким їх перекриттям. В залежності від призначення зварного з’єднання коефіцієнт перекриття може бути у межах 0,3...0,9. Для вакуумних швів він повинен бути не менше 0,5. Швидкість шовного імпульсного зварювання визначається діаметром зварних точок dт, коефіцієнтом їх перекриття k та частотою слідування імпульсів fі:

| Vзв=dтfі(1–k). | (3) |
| --- | --- |

6. Частота слідування імпульсів визначає швидкість зварювання та продуктивність процесу. Промислові зварювальні установки з твердотільними лазерами дозволяють вести шовне зварювання зі швидкостями до 300 мм/хв. при частоті слідування імпульсів до 20 Гц й більше.

# 3. Зварювання корозійностійких сталей

Лазерним пучком можливе зварювання практично усіх типів сталей. Однією з перспективних областей застосування є зварювання високолегованих корозійностійких сталей з метою підвищення технологічної міцності з’єднання за рахунок запобігання утворення холодних та гарячих тріщин, зниження розмірів зони термічного впливу та величини карбідної сітки для підвищення корозійної міцності з’єднання.

Із застосуванням лазерного зварювання з’єднують деталі до яких висуваються жорсткі вимоги на геометрію зварного з’єднання. У цьому випадку лазерне зварювання застосовують як прикінцеву операцію, що виключає наступне механічне доведення. Зварюванню піддаються й деталі попередньо загартовані, що усуває необхідність наступної термообробки виробу в складеному стані.

У масовому виробництві лазерне зварювання дозволяє підвищити продуктивність випуску високоякісної продукції, а у одиничному виробництві – швидко налаштовувати обладнання на випуск нових виробів.

Основні заходи, які запобігають виникненню гарячих тріщин на даному типі сталей:

1) використання методів, що сприяють подрібненню кристалів та усуненню стовбчастої структури металу шва;

2) отримання швів, що у структурі мають деяку кількість первинного -фериту;

3) зниження вмісту домішок у швах, що утворюють легкоплавкі евтектики (фосфор, сірка).

Застосування лазерного зварювання у багатьох випадках дозволяє реалізувати всі вказані заходи та запобігти утворенню тріщин. При зварюванні сталі 12Х18Н10Т у шві утворюється мілкодендритна структура. Фазовий склад зварного шва відрізняється від основного металу наявністю -фериту (10...20 %). У шві також міститься понижена кількість шкідливих домішок.

Міцність зварних з’єднань сталі 12Х18Н10Т знаходиться на рівні міцності основного металу, а пластичність дещо вище пластичності основного металу з причини пониженого вмісту неметалевих включень.

# 4. Технологія лазерного зварювання

Поняття "технологія" включає цілий комплекс заходів по зміненню форми, розмірів та властивостей матеріалів, які призводять до отримання виробу із заданими технічними вимогами. При розробці технологічного процесу вирішуються й чисто технічні, й організаційно-економічні задачі.

Найбільш важливі питання, які виникають при розробці технології це: вибір потрібного обладнання; оптимізація процесу зварювання; конструювання оптимального типу з’єднання; опрацювання технологічних заходів зварювання різноманітних типів з’єднання.

При розробці технологічного процесу зварювання високолегованих корозійностійких сталей пучком лазеру з метою забезпечення потрібних якості та надійності з’єднання необхідно враховувати наступні положення:

1. Підготовку зварюваних кромок слід виконувати на металорізальних верстатах (строгання, фрезерування, точіння), які забезпечують потрібну точність складання та відсутність змінення структури у місці обробки.

2. Поверхня металу в зоні зварювання необхідно очищати від окалини, іржі, інших забруднень, а також від вологи. Перераховані забруднення створюють умови для утворення пористості, окисних включень, а в деяких випадках й тріщин у металі шва та зоні термічного впливу за рахунок насичення воднем.

3. Необхідно зачищати зварювані поверхні та прилеглі до стику зверху та знизу зварюваних кромок на ділянці до кількох міліметрів від зони зварювання. Після очищення місце зварювання обезжирюють.

4. У випадку зварювання деталей, що зміцнюються термічною обробкою, підготовку кромок під зварювання (підрізання торця, попередня обробка) та їх зачистку необхідно виконувати після термічної обробки для забезпечення потрібної точності складання зварюваних деталей та параметрів шорсткості поверхні.

5. Складання перед зварюванням повинно забезпечити ретельну підгонку кромок на всій довжині шва з мінімальним зазором за рахунок застосування спеціальних складальних пристосувань.

6. При складанні перед зварюванням робити прихвати не рекомендується, а при необхідності застосовують пучок лазера.

7. Перевагу слід віддавати стиковим з’єднанням.

8. Бажано передбачати припуски (0,5...0,8 мм) на товщину зварюваних кромок на обробку фронтальної поверхні шва для ліквідації можливих підрізів та нерівномірних проплавлень.

9. Захист поверхні шва від окислення рекомендується здійснювати гелієм або сумішшю гелію з аргоном у співвідношенні 2:1, а також аргону з вуглецевим газом у співвідношенні 3:1.

## 4.1. Розрахунок параметрів технологічного процесу

Визначимо оптимальні режими лазерного зварювання деталей втулки редуктора планетарного.

I. Режим зварювання обиратимемо виходячи з наступних факторів:

- конструкція зварного з’єднання;

- теплофізичні та оптичні властивості зварюваних матеріалів;

- розміри зварюваних деталей та складальних одиниць;

- вимоги до зварному з’єднання (точність геометричної форми, низький рівень залишкових деформацій, стійкість до утворення тріщин);

- технологічний метод зварювання (розташування лазерного пучка відносно зварюваних кромок та їх взаємне переміщення).

II. Порядок вибору основних параметрів режиму шовного імпульсного лазерного зварювання:

1. Визначити величину діаметру сфокусованого пучка.

2. Встановити величину тривалості лазерного імпульсу в залежності від необхідної глибини проплавлення у зварній точці.

3. Визначити величину енергії лазерного імпульсу, яка забезпечить максимально допустиму інтенсивність світлового потоку.

4. Встановити частоту послідовності імпульсів та швидкість зварювання з врахуванням досягнення максимальної продуктивності.

III. Порядок вибору основних параметрів режиму шовного імпульсного лазерного зварювання проводиться за теоретичними даними. Результати вибору режимів порівнюють з експериментальними результатами обробки з послідовною корекцією. Встановлюють попередньо обрані режими та проводять зварювання виробу – проби.

IV. Виготовлення макро- та мікрошліфи зварного з’єднання.

V. За допомогою мікроскопа МІМ-7, МІМ-8, ММР-4 тощо контролюють розміри зварного шва, а також розміри можливо утворених дефектів.

VI. Якщо розміри шва не відповідають вимогам кресленика на складальну одиницю, а розміри та кількість дефектів перевищує допустиме значення, то режим зварювання корегують та повторюють процес зварювання у відповідності з пп. III…V до отримання позитивних результатів.

VII. Зварні з’єднання або зразки-проби досліджують на механічну міцність. Визначають статичну міцність зварного з’єднання за зразками відповідно до ГОСТ 6996-66 із забезпеченням технічних вимог за ОСТ 450.005.247-82.

VIII. Якщо величина розривного зусилля нижче норми, то за аналізами виготовлених мікро- та макрошліфів встановлюють причини низької міцності зварного з’єднання. Для її підвищення можна застосовувати такі заходи:

- підбір технологічного методу зварювання;

- корегування режимів зварювання;

- змінення конструкції зварюваних деталей;

- використання додаткових проміжкових прокладок;

- змінення розмірів зварного шва або зварної точки.

IX. Зварні з’єднання або зразки-проби досліджують на герметичність за ГОСТ 3242-79.

X. Якщо у зварному з’єднанні виявляються втрати герметичності, то для встановлення їх причин зварене з’єднання піддають оптичному контролю та ретельно аналізують макро- та мікрошліф.

Для усунення протікань зразків-проб передбачені наступні заходи:

- підвищення коефіцієнта перекриття зварних точок у шві;

- збільшення глибини проплавлення у шві;

- зміна технологічного прийому зварювання.

Базуючись на вище перерахованому, проводимо розробку та розрахунок режимів обробки.

### 4.1.1. Зварювання кришки та корпусу

I. Режими зварювання:

1. Конструкція зварного з’єднання.

Місце зварного з’єднання виготовляється з відбортовкою кромок (рис. 4, а).

За ГОСТ 28915-91 обираємо зварне з’єднання:

- тип з’єднання – кутовий;

- форма підготовлених кромок – з відбортовкою;

- форма створюваного поперечного перерізу шва показано на рисунку (рис. 4, б);

- товщина зварюваних деталей – не обмежена.

При складанні зварюваних деталей зазор за стандартом має становити

мм,

а					б

Рис. 4.	Параметри зварюваних кришки та корпусу гіроскопу та отриманого зварного шва: а) місце зварного з’єднання з відбортовкою кромок; б) форма поперечного перерізу шва

де S – товщина зварюваного металу (товщина відбортовки).

При цьому необхідно мати .

Виходячи з робочих креслеників деталей, зазор не перевищує величини

мм.

Підвищення кромки кришки над корпусом не має перевищувати

мм.

Глибину проплавлення H приймаємо

.

мм.

Ширина шва:

,

мм.

Приймаємо  мм за шириною відбортовки зварюваних деталей.

2. Теплова стала, що характеризує час потрібний на досягнення температури нижньої границі зварного шва температури того ж порядку, що й верхня границя, у результаті нагрівання коротким імпульсом, визначається за формулою

;

т=(0,06…0,1)2/(4·0,15)=0,006…0,017 с=6…17 мс.

Тривалість лазерного імпульсу обираємо рівною тепловій сталій =10 мс.

Густина потужності при якій метал на поверхні заготовки досягає температури плавлення визначаємо за формулою

;

W1=0,885·1535·0,51/(0,15·0,01)1/2=17888,59 Вт/см2.

Густина потоку, при якій температура поверхні досягне точки випаровування визначаємо за формулою

;

W2=0,885·3050·0,51/(0,15·0,01)1/2=35544,11 Вт/см2.

Енергію проміння, яка потрібна для розплавлення металу без виплеску, можна орієнтовно оцінити за формулою

E1<Eсв<E2;

1,41 Дж=W1d2/4<Eсв<W2d2/4=2,79 Дж.

Приходимо до висновку, що матеріал деталей (нержавіюча сталь) дозволяє вести імпульсне зварювання з енергією проміння від 1,5 до 2,5 Дж. Зварюється досить добре. Оптичні властивості дозволяють проводити зварювання без попередньої обробки.

3. Зварювання кришки та корпусу гіроскопа відноситься до зварювання деталей малої товщини тому, що у місці зварювання товщина стінок під зварювання значно менше 1 мм.

4. До зварного з’єднання висуваються дві вимоги – герметичність та точність геометричної форми.

II. Порядок вибору основних параметрів режиму імпульсного лазерного зварювання кришки та корпусу гіроскопа.

1. Діаметр сфокусованого лазерного пучка вибираємо з міркувань конструкції зварного з’єднання

мм.

2. В залежності від глибини проплавлення H у зварній точці обираємо величину тривалості лазерного імпульсу

с.

3. Встановлюємо максимальну величину енергії лазерного імпульсу, що забезпечує максимально допустиму інтенсивність світлового потоку

Дж.

4. Обираємо частоту послідовності імпульсів. Для даного режиму частота послідовності імпульсів може досягати 75 Гц. Приймаємо

Гц.

Швидкість зварювання Vзв визначається за формулою (3).

Визначаємо коефіцієнт перекриття

,

де t – крок розташування зварних точок

t=Vзв/f.

Виходячи з підвищених вимог щодо високої герметичності зварного з’єднання, обираємо коефіцієнт перекриття не менше 0,5. Приймаємо , тоді швидкість зварювання

86,4 м/год=24 мм/с.

Рекомендована фокусна відстань для лінзи при обраних режимах зварювання приймаємо f=100 мм. Витрати технологічного захисного газу становитиме близько 1...1,5 л/хв.

Величина розфокусування визначаємо як

∆f=fd0/D;

де D – діаметр пучка на фокусувальній лінзі. Приймаємо  мм та отримуємо

мм.

Довжина зварного шва

мм,

де D1 – діаметр зварного шва.

Час обробки кільцевого шва

с.

Частота обертання заготовки

хв-1.

### 4.1.2. Зварювання корпусу та кожуху

I. Режими зварювання:

1. Конструкція зварного з’єднання.

За ГОСТ 28915-91 обираємо зварне з’єднання (рис. 5, а):

- тип з’єднання – торцевий;

- форма підготовлених кромок – з відбортовкою;

а					б

Рис. 5.	Параметри зварюваних кожуха та корпусу гіроскопу та отриманого зварного шва: а) місце зварного з’єднання з відбортовкою кромок; б) форма поперечного перерізу шва

- форма створюваного поперечного перерізу шва показано на рисунку (рис. 5, б);

- товщина зварюваних деталей – не обмежена.

Зазор при точному виготовленні спряжених деталей має бути

мм.

Глибину проплавлення H приймаємо

.

мм.

Ширина шва

,

мм.

Приймаємо  мм за шириною відбортовки зварюваних деталей.

2. Аналогічно тому ж пункту в 4.1.1, матеріал деталей (нержавіюча сталь) вести імпульсне зварювання з енергією проміння від 1,5 до 2,5 Дж. Зварюється досить добре. Оптичні властивості дозволяють проводити зварювання без попередньої обробки.

3. Зварювання кожуху та корпусу гіроскопа відноситься до зварювання деталей малої товщини тому, що у місці зварювання товщина стінок під зварювання значно менше 1 мм.

4. До зварного з’єднання висуваються дві вимоги – герметичність та точність геометричної форми.

II. Порядок вибору основних параметрів режиму імпульсного лазерного зварювання кришки та корпусу гіроскопа.

1. Діаметр сфокусованого лазерного пучка вибираємо з міркувань конструкції зварного з’єднання

мм.

2. В залежності від глибини проплавлення H у зварній точці обираємо величину тривалості лазерного імпульсу

с.

3. Встановлюємо максимальну величину енергії лазерного імпульсу, що забезпечує максимально допустиму інтенсивність світлового потоку

Дж.

4. Обираємо частоту послідовності імпульсів

Гц.

Приймаємо , тоді швидкість зварювання, виходячи з підвищених вимог щодо високої герметичності зварного з’єднання. Тоді швидкість зварювання

м/ч=22,4 мм/с.

Рекомендована фокусна відстань для лінзи при обраних режимах зварювання приймаємо f=100 мм. Витрати технологічного захисного газу становитиме близько 1...1,5 л/хв.

Величина розфокусування

мм.

Довжина зварного шва

мм,

де D2 – діаметр зварного шва.

Час обробки кільцевого шва

с.

Частота обертання заготовки

хв-1.

Результати розрахунку параметрів технологічного процесу лазерного зварювання гіроскопів, зведено у таблицю 3, що містить усі необхідні дані для здійснення технологічного процесу, вибору обладнання та розробки технологічного устаткування для його забезпечення.

Таблиця 3.	Технологічні параметри процесу лазерного зварювання корпусів гіроскопів.

| Параметри технологічного процесу зварювання |  |  | Зварне з’єднання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва | Позначення | Одиниця вимірювання | кришка та корпус | корпус та кожух |
| Енергія проміння | E | Дж | 2,5 | 2,5 |
| Частота послідовності імпульсів | fі | Гц | 75 | 70 |
| Тривалість імпульсів |  | мс | 10 | 10 |
| Швидкість зварювання | Vзв | м/год | 86,4 | 80,64 |
| Довжина зварного шва | L | мм | 95,5 | 169,64 |
| Діаметр пучка у зоні обробки | d0 | мм | 0,8 | 0,8 |
| Коефіцієнт перекриття | k | –– | 0,6 | 0,6 |
| Фокусна відстань лінзи | f | мм | 100,0 | 100,0 |
| Величина розфокусування | f | мм | 3,3 | 3,3 |
| Час обробки шва | T | с | 4,27 | 7,57 |
| Частота обертання заготовки | n | хв-1 | 14,07 | 7,92 |

## 4.2. Умови проведення операцій зварювання

1. Зварювані кромки необхідно протерти бязевими салфетками (ГОСТ 11680-76), які змочені у етиловому спирті-ректифікаті (ГОСТ 18300-72).

При відсутності можливості протирки їх з обох сторін, допускається протирка тільки лицевої сторони, при цьому необхідно прийняти заходи щодо запобігання забруднення зворотної сторони шва. Норми витрат спирту встановлюються у відповідності до інструкції 741.38-758-85, а норма витрат бязі – 0,8 м2 на 1 м2 поверхні, що підлягає протиранню.

2. Всі роботи із складання, зварювання слід проводити у чистих халатах та рукавицях (ГОСТ 5007-75, ГОСТ 12.4.131-83, ГОСТ 12.4.132-83).

За для запобігання пошкодження очей, слід застосовувати захисні окуляри типу ОЗП (ГОСТ 12.4.013-85) із світлофільтрами типу СЭС-32 (ГОСТ 9411-66).

3. Технологічні процеси на складання допускається розробляти та випускати як самостійні документи, так і сумісно із технологічним процесом на зварювання.

4. Складання слід проводити у спеціальних пристосуваннях або за допомогою лазерного пучка. Ширина попереднього складання за допомогою лазерного пучка не повинна перевищувати ширину шва при лазерному зварюванні.

5. Правильність складання перед зварюванням необхідно перевірити та прийнята працівниками технічного контролю.

6. Перед зварюванням кожної партії деталей та складальних одиниць необхідно уточнити орієнтовний режим зварювання на 1...3 (в залежності від складності з’єднання) технологічних зразках, що імітують форму та розміри елементів зварного з’єднання.

7. Перевірку якості зварних точок та швів технологічних зразків необхідно провести у відповідності з вимогами технологічної документації.

За результатами зварювання технологічних зразків, при необхідності, проводиться корегування режимів обробки.

8. Розроблені кресленики для операції лазерного зварювання необхідно узгодити з відповідними технічними службами.

9. Зварювання деталей та складальних одиниць повинно виконуватись у відповідності із технологічним процесом, який розроблено згідно вимогам до конструкторської документації.

10. У технологічному процесі на зварювання (технологічна карта) необхідно вказувати:

- шифр кресленика, тип зварного з’єднання та глибину проплавлення;

- послідовність операцій;

- обладнання, яки використовується для проведення зварювання;

- рекомендовані режими зварювання;

- послідовність нанесення зварних точок;

- методи та порядок контролю якості зварного з’єднання.

## 4.3. Контроль якості зварних з’єднань

1. Якість зварного з’єднання повинна відповідати вимогам кресленика, технічним вимогам до виробу та технологічній документації.

2. Контроль зварного з’єднання за окремими показниками якості необхідно здійснювати наступними способами:

- зовнішнє обстеження;

- обстеження за допомогою оптичних приладів, мікроскопа або лупи;

- методами ультразвукової та рентгенографічної дефектоскопії;

- випробування механічної міцності;

- перевірка геометрії зварного шва.

Зварне з’єднання може додатково перевірятись іншими методами контролю та випробуваннями згідно технічних умов на складальну одиницю.

3. Оптичний контроль якості відбувається з використанням оптичної системи спостереження установки лазерного зварювання, лупи або мікроскопу. Контролю підлягають 100 % зварних з’єднань.

4. При сумарній довжині дефектів, що перевищують 20 % довжини зварного шва, допускається, якщо це дозволяє конструкція деталей або складальної одиниці, з погодженням з відділом технічного контролю, видалення дефектного шва або його ділянки з послідуючим зварюванням.

5. Вимоги до зовнішнього вигляду, форми, розмірів зварних швів слід виконувати відповідно до ОСТ 4Г005.247-82.

# 5. Компонування лазерного комплексу

Розглянемо компонування лазерного технологічного комплексу (ЛТК) для здійснення зварювання нержавіючих сталей малої товщини (рис. 6).

Випромінювач технологічного лазера призначено для генерації електромагнітного проміння із заданими енергетичними, часовими та просторовими характеристиками. В його склад входять квантрон з системою юстирування; дзеркала резонатора з вузлами юстирування; оптична лава. На виході з резонатора випромінення формується у лазерний пучок відповідних поперечного перерізу, неперервний або імпульсний (з відповідними тривалістю імпульсу, енергією та частотою слідування).

Рис. 6.	Блок-схема проектованого лазерного технологічного комплексу.

Система оптичного контролю, спостереження та корекції лазерного пучка (СОК) здатна змінювати діаметр лазерного пучка, що вийшов з випромінювача, й, відповідно, його розбіжність; та слугує для спостереження за процесом обробки, контролю параметрів пучка на поверхні оброблюваних заготовок та результатів їх обробки. У склад СОК входять: телескоп Галілея, окуляр, поворотне дзеркало; система юстирування СОК.

Для збільшення густини потужності проміння на зварюваній поверхні застосовують систему фокусування, у може складатись з однієї лінзи, встановлену в корпусі, на торці якої закріплено сопло для виходу сфокусованого лазерного пучка та захисного (технологічного) газу в зону обробки.

Джерело струму, випрямляч та ємкісний накопичувач енергії слугують для перетворення та подачі електричної енергії до засобу накачування активного середовища. Для отримання потрібної тривалості імпульсу проміння у розрядній мережі ємкісного накопичувача встановлено котушку індуктивності.

Для попередньої іонізації розрядного проміжку засобу накачування випромінювача та підтримки його у провідному стані слугують блок підпалу та джерело чергової дуги.

Керування моментом початку розряду ємкісного накопичувача на засіб накачування та його відключення на період заряджання накопичувача відбувається розрядним комутатором.

Синхронізатор забезпечує узгоджену роботу джерела живлення установки з випромінювачем.

Керування джерелом живлення технологічного лазера, задавання режиму генерації імпульсів (частота слідування, енергія на накопичувачі, метод отримання імпульсів) відбувається за допомогою системи керування.

Блок охолодження забезпечує постійний тепловий режим роботи випромінювача. Система охолодження квантрона технологічного лазера автономна та складається з двох контурів охолодження (внутрішній та зовнішній – замкнений), охолоджувач – вода.

Оброблювану заготовку закріплено у спеціальному пристосуванні для закріплення та переміщення. Пристосування забезпечує встановлення зварюваних заготовок під пучком лазера, їх базування, закріплення та переміщення пучка відносно оброблюваної поверхні. Пристосування закріплюється на робочому столі технологічного лазера, за допомогою якого здійснюється підведення та відведення пристосування у зону обробки.

Для захисту розплавленої поверхні зварної ванни від шкідливого впливу повітря, через штуцер корпусу системи фокусування подається технологічний газ, який також захищає лінзу від продуктів руйнування металу заготовок. Це забезпечує блок подачі захисного газу у склад якого входять балон з газом, газовий редуктор для зниження тиску газу, вентиль для регулювання витрат, витратомір та система комунікацій.

Світловий імпульс від випромінювача поступає у СОК з якої направляється у систему фокусування та, потім, на поверхню оброблюваних заготовок. Оброблювані заготовки приводяться у рух відповідним пристосуванням. При взаємному переміщенні сфокусованого пучка та заготовок утворюється зварний шов необхідної конфігурації та властивостей.

## 5.1. Технологічне обладнання та оснащення

Одним з основних етапів проектування технологічного процесу є вибір відповідного обладнання та оснащення. Від їх правильного вибору в значній мірі залежить якість виготовленого виробу, продуктивність процесу та економічний ефект застосування даного методу.

Обладнання для лазерного зварювання вміщує наступні основні елементи:

1 – технологічний лазер;

2 – система транспортування та перетворення лазерного пучка;

3 – система фокусування пучка на оброблюваній заготовці;

4 – система спостереження за процесом зварювання;

5 – оснащення для базування, закріплення та переміщення заготовки;

6 – засоби контролю параметрів технологічного процесу.

Всі названі елементи входять до складу ЛТК.

Основним елементом ЛТК є технологічний лазер, який має характеризуватися надійністю та простотою експлуатації у жорстких умовах виробництва, а також високим ресурсом роботи та повторюваності параметрів проміння.

Вибір типу лазера для здійснення технологічної операції має відбуватись з врахуванням наступних положень та рекомендацій:

1) на основі кресленика вузла та технічного завдання на його виготовлення визначити технологічні операції, при проведення яких необхідний лазер;

2) встановити потрібну глибину проплавлення та ширину шва, враховуючи склад зварюваного металу;

3) оцінити масштаби виробництва, його тип та потрібну продуктивність;

4) визначити можливості підприємства по витратах на придбання та експлуатацію технологічного лазера;

5) розрахувати економічну ефективність від впровадження лазерного зварювання;

6) оцінити можливості підприємства по площах, культурі виробництва та підготовленості кадрів.

Для зварювання металів товщиною до 1,5 мм доцільно застосовувати твердотільні лазери тому, що вони мають менші втрати потужності за рахунок відбивання проміння від поверхні заготовок, простіші у експлуатації, надійні та мають невеликі габарити.

## 5.2. Технічні характеристики та опис технологічного лазера

Рис. 7.	Установка технологічна лазерна виробництва фірми Raytheon Laser Products моделі SS550: 1 – блок охолодження; 2 – блок живлення та керування;
3 – випромінювач.

ЛТК проектується на базі технологічної лазерної установки виробництва фірми Raytheon Laser Products моделі SS550 (рис. 7). Ця установка базується на твердотільному Nd: YAG-лазері з генерацією проміння довжиною хвилі 1,06 мкм та призначена для виконання операцій різання, прошивки отворів, зварювання, пайки, скрайбування та інших технологічних процесів лазерної обробки.

Енергія світлового потоку залежить від частоти слідування імпульсів проміння (табл. 4). Це логічно пов’язано із тим, що при зменшенні часу накачування активного середовища, воно отримує меншу частку енергії, відповідно випромінювання світлової енергії також відбувається меншими порціями.

Таблиця 4. Технічні характеристики установки SS550.

| № пп | Найменування характеристики | Одиниця вимірювання | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Активний елемент з Nd3+ на ітрій-алюмінієвому гранаті |  |  |
| 2 | Середня потужність проміння | Вт | 0…400 |
| 3 | Пікова потужність проміння | Вт | 12000 |
| 4 | Максимальна енергія проміння |  |  |
|  | при частоті імпульсів 200 Гц | Дж | до 8 |
|  | при частоті імпульсів 100 Гц | Дж | до 30 |
|  | при частоті імпульсів 70 Гц | Дж | до 50 |
| 5 | Частота повторення імпульсів проміння | Гц | до 200 |
| 6 | Тривалість імпульсів проміння | мс | 0,13…10,0 |
| 7 | Глибина проплавлення при зварюванні | мм | 0,8...1,2 |
| 8 | Швидкість зварювання | мм/хв. | до 350 |
| 9 | Електроживлення від трифазної мережі перемінного струму напруги | В | 380 |
| 10 | Частота електромережі | Гц | 50 |
| 11 | Номінальна потужність | кВт | не більше 20,0 |
| 12 | Блок охолодження двоконтурний автономний: два замкнених контури, заповнюються дистильованою водою |  |  |
|  | Витрати охолоджувальної води через квантрон | л/хв. | не більше 19,0 |
|  | Тиск охолоджувальної води | МПа | 0,06...0,25 |
| 13 | Габаритні розміри: |  |  |
|  | випромінювач | мм | 864*356*170 |
|  | блок живлення та керування | мм | 1422*838*1753 |
|  | блока охолодження | мм | 737*381*711 |
| 14 | Маса: |  |  |
|  | випромінювач | кг | не більше 52 |
|  | блок живлення та керування | кг | не більше 909 |
|  | блока охолодження | кг | не більше 91 |

## 5.3. Механізм обертання

Механізм обертання призначений для забезпечення обертання зварюваних заготовок відносно лазерного пучка для отримання замкнених кільцевих зварних швів (рис. 15).

Рис. 8.	Механізм обертання: 1 – електродвигун постійного струму; 2 – механізм налаштування; 3 – черв’ячне колесо; 4 - шпиндель; 5 – станина; 6 – черв’як;
7 – зубчасте колесо; 8 – зубчасте колесо додаткове; 9 – колесо налаштування;
10 – муфта

Згідно з розрахованими режимами зварювання швів різних діаметрів механізм обертання має забезпечувати обертальний рух заготовок із різними швидкостями та, відповідно, з різними частотами обертання. Тому у конструкції необхідно використовувати електричний двигун з можливістю регулювання частоти обертання. За для досягнення такого результату можна застосовувати двигуни постійного струму, шагові або вентильні двигуни.

У склад механізму обертання входять наступні вузли. Електродвигун 1 через механізм налаштування 2 з’єднується з черв’ячним зубчастим редуктором 3, черв’ячне колесо якого встановлено на шпинделі 4 механізму обертання. Черв’ячний редуктор 3 забезпечує зниження частоти обертання шпинделя 4 та поворот вісі обертання на 900. Для сполучення валу електродвигуна 1 з черв’яком 6 застосовується муфта 10, одна напівмуфта якої встановлена на валу електродвигуна, а друга виготовлена на маточині зубчастого колеса 7.

Механізм налаштування 2 призначено для встановлення зварюваних заготовок у початкове положення, з якого необхідно починати обертання (зварювання) заготовок, шляхом обертання шпинделя 4. Обертання налаштування відбувається вручну обертанням колеса налаштування 9, яке жорстко з’єднано з допоміжним зубчастим колесом 8, яке в свою чергу зв’язано із зубчастим колесом 7, встановленим на валу черв’ячного редуктора 3. Таким чином, обертаючи колесо налаштування 9, через зубчасту циліндричну передачу 8 – 9 та черв’ячний редуктор 3 обертається шпиндель 4 механізму обертання. Внутрішня поверхня шпинделя 4 виготовлена у вигляді конусу Морзе для забезпечення надійного та точного закріплення технологічних пристосувань.

Після ввімкнення електродвигуна 1 механізм обертання починає діяти. Регулювання частоти обертання зварюваних деталей, а, відповідно, й частота обертання вала електродвигуна 1, відбувається шляхом змінення напруження, що подається на статор електродвигуна. Плавне змінення напруження відбувається за допомогою реостату, встановленого у мережі живлення електродвигуна. Регулювання частоти обертання шпинделя механізму відбувається у межах 40...60 хв-1, відповідно, якщо прийняти передаточне число черв’ячного редуктора , регулювання частоти обертання електродвигуна має відбуватися у межах 400...600 хв-1.

### 5.3.1. Вибір електродвигуна

Вибір електродвигуна проведемо виходячи з потрібної частоти обертання вала n=600 хв-1 та величини крутного моменту на шпинделі 4 механізму обертання Tв=14 Нм.

Потужність на шпинделі складає

,

де nв – частота обертання шпинделя механізму, приймаємо nв=50 хв-1, відповідно

Вт.

Визначаємо розрахункову потужність електродвигуна виходячи з потужності на шпинделі механізму

;

де  – загальний к.к.д. приводу механізму; 1=0,75 – к.к.д. черв’ячного редуктора; 0=0,99 – к.к.д. пари підшипників кочення.

Загальний к.к.д.:

=0,750,992=0,74;

тоді:

Вт.

З врахуванням розрахункової потужності за каталогом обираємо електродвигун номінальною потужністю N, яка задовольняє умові: . Це двигун номінальною потужністю 110 Вт марки 2С48В2У3 за ГОСТ 19523-81.

### 5.3.2. Розрахунок черв’ячного редуктора

Розрахуємо одноступінчастий черв’ячний редуктор з черв’яком Архімеда. Вихідними даними для проведення розрахунку є: потужність передачі N1= 110 Вт; частота обертання черв’яка n1=600 хв-1; навантаження спокійне постійне; термін роботи передачі t=10000 годин; короткочасне діюче максимальне навантаження при пуску у два рази більше номінального.

1. Вибір матеріалу черв’яка та черв’ячного колеса. За довідковими даними обираємо для черв’яка – сталь 45 загартовану до твердості 45...50 HRC та наступним шліфуванням витків. Редуктор розрахований на передачу малої (до 0,5 кВт) потужності, тому для виготовлення вінця черв’ячного колеса обираємо бронзу Бр.АЖ 9-4 з механічними властивостями: т=200 МПа; в=400 МПа.

2. Приймаємо число витків черв’яка z1=2 та к.к.д. передачі 1= 0,82.

3. Крутний момент на валу колеса:

, тоді:

T2=9550110100,82/600=14,357 Нм.

4. Орієнтовна швидкість ковзання дорівнює:

;

Vс=0,000460014,3571/3=0,6 м/с.

5. При даній швидкості за довідковими даними потрібний ступінь точності виготовлення передачі приймаємо 8-й.

6. Допустиме контактне напруження при розрахунку на дію максимального навантаження:

МПа.

7. Допустиме контактне напруження:

МПа.

8. Допустиме напруження згинання при базовому числі змінення напружень NF0=106 для реверсивного навантаження відповідно довідкових даних:

=102 МПа.

9. Сумарне число циклів навантаження:

.

10. Коефіцієнт довговічності:

.

11.Допустиме напруження на згинання:

МПа.

12. Допустиме напруження на згинання при розрахунку на дію максимального навантаження:

МПа.

13. Число зубців черв’ячного колеса:

z2=z1u=210=20,

при цьому не виконується умова оптимального числа зубців черв’ячного колеса:

.

Тому обираємо z1=4, тоді z2=410=40 зубців.

14. Коефіцієнт діаметра черв’яка:

g=0,25z2=0,2540=10,

що відповідає стандартному значенню.

15. Коефіцієнт, що враховує розподілення навантаження за шириною вінця колеса, приймаємо:

.

16. Коефіцієнт, що враховує динамічне навантаження, дорівнює:

;

де s=8 – ступінь точності виготовлення передачі. Отримаємо:

.

17. Визначаємо міжосьову відстань передачі з умови контактної витривалості:

;

.

18. Модуль зачеплення:

мм;

приймаємо найближче більше стандартне значення m=2 мм.

19. Уточнюємо величину міжосьової відстані при обраному стандартному значенні модуля:

мм.

20. Ділильний кут підйому черв’яка:

=21048'05''.

21. Ділильний діаметр дорівнює:

- черв’яка – dw1=gm=102=20 мм;

- черв’ячного колеса – dw2=mz2=240=80 мм.

22. Розрахункова швидкість ковзання:

м/с;

що більше раніше прийнятої орієнтовної швидкості, тому необхідно уточнити параметри передачі.

23. При швидкості Vс=0,68 м/с допустиме контактне напруження дорівнює:

МПа.

24. Рекомендована ступінь точності передачі залишається s=8.

25. Коефіцієнт динамічного навантаження:

KHV=0,3+0,18+0,020,68=1,114.

26. Приведений кут тертя при роботі бронзового колеса у парі зі сталевим черв’яком за довідковими даними '=3015'.

27. К.к.д. передачі:

;

.

28. Фактичний крутний момент на валу черв’ячного колеса:

Нм.

29. За уточненими параметрами [н'], KHV и T2' необхідно розрахувати нову міжосьову відстань  або фактичне контактне напруження н. Замість розрахованої міжосьової відстані = 35,4 мм прийнято =50 мм, тому вважаємо, що вже враховано можливість передачі черв’ячним колесом більшого крутного моменту. Проведемо перевірку контактних напружень:

;

МПа.

Отримали, що =170 МПа<['H]=283 МПа.

30. Перевіримо контактну міцність зуба колеса під дією максимального навантаження:

МПа< МПа,

де TM2/T2=2 (за умовами розрахунку).

31. Перевіримо витривалість зубців черв’ячного колеса на згинання:

;

де .

Попередньо розрахуємо еквівалентне число зубців колеса:

.

Коефіцієнт форми зуба за довідковими даними: YE=1,45.

Напруження згинання:

МПа.

Отримали, що:

F=11,2 МПа<[F]=68,54 МПа.

32. Перевіряємо міцність зуба на згинання під дією максимального навантаження:

МПа.

тоді:

=22,4 МПа<[]=160 МПа.

33. Приймаємо параметри передачі: z1=4; z2=40; d1=d1w=20 мм; d2=d2w=80 мм; =50 мм.

34. Рекомендована в’язкість оливи при Vc=0,68 м/с – V100=15 сСт (або 106 м2/с). Обираємо оливу авіаційну марки 100 МС14 за ГОСТ 21743-76.

## 5.4. Пристосування для закріплення зварюваних деталей

Пристосування для закріплення корпусу гіроскопа (рис. 9) призначено для встановлення, базування та закріплення зварюваних деталей у процесі проведення операції лазерного зварювання.

Спроектоване пристосування є цанговим затискачем та складається з цанги 1, гайки 2, гвинта 3 та оправки 4. При обертанні гайки 2 по різьбі оправки 4, цанга 1, що має шість поздовжніх розрізів, фіксує встановлений виріб у пристосуванні. Гвинт 3 попереджає можливе обертання цанги 1 у оправці 4 при проведенні процесу закріплення заготовки. Пристосування встановлюється на механізм обертання (рис. 8) за допомогою хвостової частини, що має форму конусу Морзе № 1А, що забезпечує точне встановлення та фіксацію за рахунок сил тертя пристосування у отворі обертального механізму.

Рис. 9.	Цанговий патрон для закріплення корпусу гіроскопу при проведенні операції лазерного зварювання: 1 – цанга; 2 – гайка; 3 – гвинт фіксуючий; 4 – оправка

З метою переконатись у працездатності спроектованого пристрою проведено його моделювання (рис. 10). Конструкція пристрою забезпечує надійну фіксацію зварюваних деталей.

а

б

Рис. 10.	Модель цангового патрону: а) загальний вигляд; б) друковані деталі

5.5. Система фокусування

### 5.5.1. Опис та принцип роботи

Система фокусування призначена для концентрації лазерного проміння на поверхні оброблюваної заготовки для отримання потрібної густини потужності у результаті чого, стик двох заготовок має піддаватися розплавлення та утворення зварної точки (рис. 11).

Конструкція даного вузла складається з наступних основних частин. У корпусі 1 встановлено лінзу 4, яка нерухомо закріплена всередині корпусу 1 втулкою різьбовою 2. Для забезпечення цілісності поверхонь заломлення лінзи та герметичності з’єднання, між лінзою 4 та втулкою 2 встановлено прокладку 3, яку виготовлено з поліхлорвінілу або вакуумної гуми. Для подачі захисного технологічного газу всередину оптичної системи, в корпусі 1 встановлено штуцер 5. У нижній частині корпусу 1, за допомогою гайки 6 закріплений конус 7. Для виведення лазерного проміння з системи фокусування та обмеження витрат захисного газу, в конус 7 вкручується сопло 8, що має отвір малого діаметру.

Рис. 11.	Система фокусирующая: 1 – корпус;
2 – втулка резьбовая; 3 – прокладка;
4 – линза фокусирующая; 5 – штуцер;
6 – гайка; 7 – конус; 8 – сопло

Сопло 8 виготовляється з міді, що забезпечує активне відведення тепла від нього в разі екранування їм частини пучка проміння. Воно є деталлю, що швидко зношуються, тому вимагає достатньо регулярного змінення. Відведення тепла від лінзи та інших частин системи фокусування відбувається потоком технологічного газу. Така конструкція у достатній мірі забезпечує створення захисної атмосфери у зоні обробки не збільшуючи витрату газу. Фокусувальна система кріпиться до системи оптичного контролю (СОК) за допомогою різьби М45×3 мм.

Лазерний промінь, відбиваючись від поворотного дзеркала СОК прямує вздовж осі системи на фокусувальну лінзу 4 та, через отвір сопла, потрапляє на стик деталей, що зварюються. Для захисту розплавленого металу зварної точки, під фокусувальну лінзу подається газ, що видувається через отвір сопла. Крім цього, газ запобігає потраплянню продуктів руйнування заготовок всередину корпусу системи та пошкодження лінзи. Як зазначалося вище, в якості захисного газу в нашому випадку використовуються гелій або його суміш з аргоном.

### 5.5.2. Розрахунок фокусувальної лінзи

Діаметр лазерного пучка у зоні обробки

;

де  – діаметр пучка, що визначається дифракційною розбіжністю;  – діаметр пучка, що пов'язаний із аберацією.

Діаметр пучка, обумовлений дифракцією пучка

;

де f – фокусна відстань лінзи;  – кутова розбіжність пучка.

Діаметр пучка, обумовлений аберацією

;

де P* – абераційний параметр лінзи (параметр сферичної аберації); dв=15 мм – діаметр вихідного лазерного пучка.

Абераційний параметр лінзи P* залежить від його показника заломлення  та відношення радіусів кривизни поверхонь заломлення

;

де 2 – тангенс кута нахилу діаметрального променя після заломлення на першій поверхні заломлення лінзи радіусом r1.

Величина 2

;

де c=r1/r2.

Мінімальні аберації відповідають мінімальним значенням абераційного параметра P*, які досягаються при наступному співвідношенні радіусів кривизни

.

Розбіжність лазерного проміння, що падає на фокусувальну лінзу, становить =10-3 рад.

Обираємо лінзу, виготовлену зі скла з показником заломлення n=1,5. Відповідно, величина відношення радіусів  дорівнює

.

Тангенс кута нахилу діаметрального пучка після після заломлення на першій поверхні заломлення лінзи

.

Параметр сферичної аберації лінзи

.

Для лінз з фокусною відстанню 50 та 100 мм визначимо радіуси кривизни поверхонь заломлення діаметр лінзи.

Для лінзи з фокусною відстанню f=100 мм:

- радіус кривизни першої поверхні заломлення

мм;

- радіус кривизни другої поверхні заломлення

мм.

Знак "–" перед значенням радіусу кривизни вказує на те, що друга поверхня заломлення також опукла, тобто лінза опукло-опукла.

- діаметр лінзи:

мм.

Приймаємо D100=30 мм.

Для лінзи з фокусною відстанню f=50 мм:

- радіус кривизни першої поверхні заломлення

мм;

- радіус кривизни другої поверхні заломлення

мм;

- діаметр лінзи:

мм.

Приймаємо D50=30 мм.

Визначаємо діаметр лазерного пучка у фокальній площині лінз:

- для лінзи з фокусною відстанню f=100 мм:

мм;

- для лінзи з фокусною відстанню f=50 мм:

мм.

Для отримання потрібного діаметра сфокусованого пучка проміння на зварювальному стику, фокус лінзи заглиблюється у шов на величину розфокусування

мм.

Як завершення процесу проектування системи фокусування пучка проміння було змодельовано її із лінзою, що була у наявності (рис. 12).

а

б

Рис. 12.	Моделювання системи фокусування лазерного проміння: а) вузол складений; б) деталі надруковані

5.6. Лава оптична

Лава оптична (рис. 13) призначена для розміщення на ній елементів оптичної системи розроблюваного лазерного технологічного комплексу.

На оптичній лаві 4 розташовуватимуться випромінювач лазера SS550 та система оптичного контролю, спостереження та корекції лазерного пучка (СОК) 1. Оптична лава з випромінювачем та СОК встановлюється на станині технологічного комплексу.

Для можливості під час експлуатації змінювати положення СОК 1 відносно нерухомо закріпленого випромінювача лазера, передбачено вузол юстирування.

У даний вузол входять пластина 2 та кронштейн 3, які поєднують між собою лаву 4 та СОК 1. Для переміщення СОК 1 по трьох координатах використовуються дві пари опор. У склад опор входять втулка ексцентрикова 5 та регулювальний болт 6.

Ексцентрик 5 представляє собою деталь типу тіла обертання ось внутрішнього отвору, яку зміщено у даному випадку на величину 1 мм. Тим самим при обертанні ексцентрика відбувається зміщення фіксованої деталі відносно вісі кріпильного болта 6 на максимальну величину 2 мм.

Пара опор з ексцентриковими втулками 5 закріплює кронштейн 3 на лаві 4 та забезпечує переміщення вхідного отвору лазерного пучка у СОК 1 за висотою та змінення кута нахилу осі отвору відносно вертикальної осі.

Рис. 13.	Лава оптична: 1 – система оптичного контролю, спостереження та корекції лазерного пучка; 2 – пластина; 3 – кронштейн; 4 – лава; 5 – втулка ексцентрикова; 6 – болт регулювальний; 7 – втулка різьбова.

Пара опор з ексцентриковими втулками 5, яка закріплює СОК 1 на пластині 2, забезпечує переміщення вхідного отвору лазерного пучка у СОК 1 у горизонтальній площині та змінює кут вісі вхідного отвору відносно вісі випромінювача також у горизонтальній площині.

Для юстирування СОК 1 відносно вісі випромінювача лазера необхідно робити наступне. Ослабити кріпильні болти 6. Повертати почергово всі чотири ексцентрикові втулки 5, добитися повного суміщення осі пучка випромінювача з віссю СОК. Після цього зафіксувати відрегульоване положення СОК 1 за допомогою кріпильних болтів 6.

Проведене проектування оптичної лави; системи фокусування; пристосувань для встановлення, закріплення та переміщення заготовки; механізму обертання повністю завершило поставлену задачу конструювання лазерного технологічного комплексу для зварювання корпусів гіроскопів (рис. 14).

Рис. 14.	Комплекс лазерний технологічний: 1 – блок охолодження; 2 – блок живлення та керування; 3 – випромінювач; 4 – лава оптична; 5 – станина; 6 – СОК;
7 – система фокусування; 8 – зварювані деталі; 9 – пристосування для зварювання; 10 – механізм обертання

ЛТК монтується наступним чином. Оптична лава 4 базується на станині 5. На технологічному столі встановлюється та закріплюється зварювальний агрегат, що складається з механізму обертання 10 із закріпленим пристосуванням для зварювання 9. На лаві оптичній 4 встановлено випромінювач лазера 3 та СОК 6. На вихідний отвір СОК кріпиться система фокусування 7. Для забезпечення електроживлення лазерного випромінювача та керування параметрами проміння використовується блок живлення та керування 2 та стабільної роботи – блок охолодження 1 (рис. 15).

Рис. 15.	Загальний вигляд ЛТК

# 6. Охорона праці під час проведення операцій лазерного зварювання

У даному дипломному проекті застосовується ЛТК, що складається з лазерної технологічної установки SS550 фірми Raytheon Laser Products з блоком живлення (високовольтне джерело живлення); пристосувань для встановлення, закріплення та переміщення зварюваних вузлів та блоку витяжної вентиляції.

Лазер на ітрій-алюмінієвому гранаті з іонами Nd3+ з енергією імпульсу до 50 Дж відноситься до III класу небезпеки генерованого проміння, тобто даний лазер відноситься до таких, енергія якого представляє небезпеку для органів зору навіть при дифузному відбиванні проміння на відстані 10 см, а прямого та дзеркально відбитий пучок небезпечний для шкіряного покриву.

При експлуатації ЛТК у процесі лазерного зварювання втулок можуть утворюватися наступні небезпечні та шкідливі фактори:

1. Висока напруга зарядних пристроїв, що живлять батарею конденсаторів великої ємності та можуть зберігати великий електричний заряд після зняття напруги живлення.

2. Забруднення повітряного середовища хімічними речовинами, що утворюються при розряджанні електродів високої напруги; у результаті випаровування матеріалу деталей при зварюванні (оксиди вуглецю, свинцю, ртуті тощо); побічними продуктами, що утворюються у результаті взаємодії лазерного пучка з матеріалами.

3. Ультрафіолетове та інфрачервоне проміння, що генерується джерелом накачування.

4. Можливість генерації рентгенівського проміння.

5. Небезпека вибуху або пробою у системах накачування активного середовища.

Проаналізуємо вище вказані шкідливі та небезпечні фактори.

## 6.1. Лазерна безпека

Як було відмічено вище, лазерна технологічна установка SS550 відноситься до III класу небезпеки генерованого проміння (ГОСТ 12.1.040-83). Вихідна енергія проміння представляє небезпеку при опроміненні органів зору дифузнорозсіяного проміння на відстані більше 10 см від дифузно відбиваючих поверхонь, а прямий та дзеркально відбитий пучок небезпечний для шкіряного покриву.

Під впливом лазерного проміння відбувається порушення життєдіяльності, як окремих органів, так й організму в цілому. Під впливом на клітини та тканини організму в них виникають, як хімічні, так й біологічні змінення, а також патолого-фізіологічні ефекти.

Найбільш чутливими до впливу лазерного проміння є очі. Густина енергії (Дж/см2) або потужність (Вт/см2) на сітчатці ока зростає при збільшенні діаметру зіниці. Тому ймовірність пошкодження ока, адаптованого до темряви, більше, ніж вірогідність пошкодження ока в умовах яркого освітлення.

Ступінь впливу лазерного проміння у значній мірі залежить від довжини хвилі, яка у нашому випадку складає =1,06 мкм. При імпульсній генерації лазерного проміння з тривалістю імпульсу =10-5 с гранично допустимій рівень (ГДР) лазерного проміння визначаються за таблицями та для рогівки ока та шкіри складає

=0,2 Дж/см2.

Рис. 16.	Схема опромінення ока вторинним (дзеркально відбитим, дифузійно віддзеркаленим та розсіяним) лазерним промінням; q – відбиваюча поверхня; 1 – лазерний пучок; 2 – око оператора

Схема розрахунку опромінення рогівки ока 2 пучком лазера 1, відбитого від поверхні наведено на рис. 16. В випадку лазерного зварювання пучок направлено перпендикулярно оброблюваній поверхні q, відповідно, розрахункові формули матимуть більш простий вигляд. Поверхня q, розташована на відстані r1 від вихідного вікна лазера. Кут між нормаллю до поверхні та направленням розповсюдження пучка Ɵ=Ɵ1=Ɵ2=0. Енергетична освітленість поверхні у цьому випадку

;

де Р – максимальна вихідна потужність проміння: Р=30 Дж; k1 – коефіцієнт ослаблення проміння на шляху від лазера до рогівки ока: k1=1; Sq – площа плями на поверхні q [см2], визначається за формулою

см.

Відповідно:

Дж/см2.

Для ока 2 поверхня q є джерелом проміння, випромінювальна здатність якого становить

;

де =0,45 – альбедо (коефіцієнт відбивання від поверхні q). Отримуємо

Rэ=150000,45=6,75 кДж/см2.

При дифузійному відбиванні енергетична яскравість не залежить від кута спостереження q та пов’язана з енергетичним потоком лазерного проміння співвідношенням

.

Опромінення рогівки ока спостерігача, що знаходиться на відстані r2 від поверхні q, дорівнює добутку енергетичної яскравості джерела у напрямі спостерігача на величину тілесного кута, під яким його видно з точки спостереження

.

Порівнюємо виміряний рівень енергетичної експозиції (розрахункове значення р) з ГДР: р<.

Таким чином, опромінення вважається безпечним незалежно від геометрії джерела проміння.

Розглянемо заходи щодо забезпечення лазерної безпеки.

Приміщення, у якому розміщено ЛТК, задовольняє усім вимогам нормативно-технічної документації.

Поверхні приміщення, а також предмети, що знаходяться на технологічній ділянці, не мають поверхонь з коефіцієнтом відбивання більше 0,4. На робочому місці встановлено схему з позначенням лазерної зони, а сама зона обмежена прозорими та непрозорими екранами та огорожами. До засобів індивідуального захисту персоналу відносяться окуляри закритого типу ОЗП (ГОСТ 12.4.013-85) зі світлофільтрами марок СЗС-21, СЗС-22 або СЗС-24 відповідно ГОСТ 9411-75 (СЗС – синьо-зелене скло). Марки скла окулярів обрано за таблицею з врахуванням довжини хвилі проміння.

## 6.2. Захист від ультрафіолетового та інфрачервоного проміння

Санітарні норми промислових підприємств 1986 р. нормують ультрафіолетове (УФ) та інфрачервоне (ІЧ) проміння. При генерації та впливі лазерного проміння на оброблювану поверхню заготовок виникають ефекти перевипромінювання світла у достатньо широкому діапазоні довжини хвиль. Найбільш небезпечними факторами при цьому виступають УФ- та ІЧ проміння. Генерація рентгенівського проміння при роботі лазерної установки не відбувається з-за низької енергії лазерного проміння та невисокої частоти слідування імпульсів.

УФ проміння лежить у діапазоні довжин хвиль від 0,185 нм до 0,36 мкм, що у плані зменшення довжини хвилі лежить за фіолетовою межею видимого світлового діапазону.

В нашому випадку генерується УФ проміння довжиною хвиль 0,36…0,32 мкм потужністю 5…8 Вт/м2. Допустимі нормативи за УФ промінням складають не більше 10 Вт/м2, відповідно інтенсивність генерованого УФ проміння відповідає нормі та є практично безпечною для персоналу.

Захист від УФ проміння – екранування джерела проміння (ширми, прозорі екрани); застосування засобів індивідуального захисту відповідно ГОСТ 12.4.080-80 (халати, шапочки, окуляри тощо); спеціальне фарбування приміщення (титанові білила та інші поглинаючі фарби).

ІЧ проміння має довжину хвилі від 760 до 540 мкм є тепловим. Для захисту від ІЧ проміння у даному дипломному проекті застосовано наступні методи:

1. Захист часом – обмеження часу перебування під впливом ІЧ проміння, здійснюється згідно санітарних норм виробничих приміщень 1986 р.

2. Захист відстанню – віддалення людини від джерела ІЧ проміння, реалізується дистанційним керуванням технологічним процесом.

3. Теплоізоляція.

4. Екранування джерела випромінювання. При необхідності спостереження за процесом обробки екрани виготовляють з прозорих матеріалів.

5. Застосування засобів індивідуального захисту. Застосовуються костюми, шапки із жаростійкого та жаронепроникного матеріалу. Захист ніг – шкіряне взуття відповідно до ГОСТ 12.4.032-77.

Реально, у нашому випадку потужність ІЧ проміння сягає 50…60 Вт/м2, що лежить у межах норми.

## 6.3. Висновки з техніки безпеки

При експлуатації ЛТК здійснюються наступні заходи безпеки згідно «Санітарних норм та правил улаштування та обслуговування лазерів»:

1. Обслуговування лазера відбувається у відповідності з правилами технічної експлуатації установок з електричною напругою вище 1000 В (ГОСТ 12.1.009-76).

2. Лазер експлуатується у відповідності зі СНіП 2392-81 та ГОСТ 12.1.040-83, а також ГОСТ 12.1.031-81.

3. Монтаж, налаштування та ремонт лазера відбувається з дотриманням правил техніки безпеки, які прийнято на підприємстві.

4. Приміщення, у якому розташовано лазер, обладнано вогнегасниками ОУ-5, ОУ-8 та ОУ-100, діелектричними килимками, знаками «Висока напруга», попереджувальними плакатами та медичною аптечкою.

5. Транспортування лазерного проміння відбувається всередині герметичного променепроводу.

6. Зона зварювання лазерним пучком обладнано витяжною вентиляцією та, при необхідності, захисними екранами та огорожею.

# Література

- Павловський М. А. Теоретична механіка: Підручник. – К.: Техніка, 2002. – 512 с.: іл.

- Вычислительная оптика: Справочник/ М. М. Русинов, А. П. Грамматин, П. Д. Иванов и др. Под ред. М. М. Русинова.– Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1984,- 423 с., ил.

- ГОСТ 12.1.040-83. Система стандартов безопасности труда. Лазерная безопасность. Общие положения.

- ГОСТ 28915-91. Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

- Дьюли У. Лазерная технология и анализ материалов.– М.: Мир, 1986,- 504 с.

- Ковалев Н. А. Теория механизмов и детали машин. Изд. 2-е. Учебник для вузов.– М.: Высшая школа, 1974.- 319 с.: ил.

- Лазерная сварка металлов./ Баранов М. С., Ващинский М. Л., Гейнрихс И. Г. - М.: Машиностроение, 1971.- 52 с.

- Лазерная техника и технология. В 7 кн. Кн. 5. Лазерная сварка металлов: Учеб. пособие для вузов / А. Г. Григорьянц, И. Н. Шиганов; Под ред. А. Г. Григорьянца.- М.: Высш. шк., 1987.- 207 с.

- Промышленное применение лазеров./ Под ред. Г. Кебнера; Пер. с англ. А. Л. Смирнова; Под ред. И. В. Зуева.- М.: Машиностроение, 1988,- 280 с.

- Рыкалин Н. Н., Углов А. А., Зуев И. В., Кокора А. Н. Лазерная и электронно-лучевая обработка материалов.– М.: Машиностроение, 1985,- 496 с.

- Сварка в машиностроении./ Кокора А. Н.- Т.2.- М.: Машиностроение, 1978.

- Справочник по технологии лазерной обработки / В. С. Коваленко, В. П. Котляров, В. П. Дятел и др.; Под общей ред. В. С. Коваленко.– К.: Техніка, 1985.- 167 с.

- Теория сварочных деформаций и напряжений./ Винокуров В. А., Григорьянц А. Г. - М.: Машиностроение, 1984.

- Технологические лазеры: Справочник: В 2 т. Т. 1: Расчет, проектирование и эксплуатация/ Г. А. Абильсиитов, В. Г. Голубев, В. Г. Гонтарь и др.; Под общ. ред. Г. А. Абильсиитова.- М.: Машиностроение, 1991.- 432 с.: ил.

- Физические процессы при лазерной обработке материалов. Веденов А. А., Глатуш Г. Г.- М.: Энергия, 1985.

# Специфікації