НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

| «На правах рукопису» УДК 544.743 | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ М.Д. Гомеля «___»_____________20 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 101 Екологія

на тему: «Сорбційне вилучення барвника метилового червоного мезопористими кремнеземами»

Виконав:

студент VI курсу, групи ЛЕ-71мп

Ткачук Володимир Миколайович  	__________

Керівник:

ст. викл., к.т.н. Трус І.М.	__________

Консультант:

__________

Рецензент:

__________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент (-ка) _____________

Київ – 2018 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-науковою програмою

Спеціальність (спеціалізація) – 101 «Екологія»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ М.Д.Гомеля

«___»  грудня 2018 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Ткачуку Володимиру Миколайовичу

1. Тема дисертації «Сорбційне вилучення барвника метилового червоного мезопористими кремнеземами», науковий керівник дисертації Трус Інна Миколаївна, ст. викл., к.т.н., затверджені наказом по університету від       __ _______ 2018 р. № ___-с.

2. Термін подання студентом дисертації – 13.12.2018 р.

3.Об’єкт дослідження: Об’єкт дослідження. Синтетичний модифікований кремнезем як адсорбент. Вилучення метилового червоного з водних розчинів методами флокуляції та адсорбції.

4.Предмет дослідження: Сорбційні властивості мезопористих кремнеземів, що мають підвищену спорідненість до метилового червоного; вплив структури та хімічної будови поверхневого шару синтезованих кремнеземів на вилучення метилового червоного з водних розчинів.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити: провести аналітичний огляд літератури  щодо впливу структури та хімічної будови поверхневого шару кремнезему на вилучення азобарвників з водних розчинів, їх ефективності та актуальності; синтезувати органокремнезем типу МСМ-41; дослідити пористу структуру та визначити вміст 3-амінопропільних груп кремнезему;

вивчити вплив кислотності середовища, величини наважки кремнезему, тривалості контакту на абсорбцію метилового червоного; вивчити сорбцію азобарвників з індивідуальних та бінарних розчинів; розробити стартап-проект на основі дослідження.

6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу: схема золь-гель синтезу органокремнезему; вміст поверхневих 3-амінопропільних груп в кремнеземі типу МСМ-41; ізотерми низькотемпературної адсорбції- десорбції; графіки розподілу пор за розмірами; структурні характеристики мезопористих органокремнеземів; криві рентгенівської дифракції;  діаграми розподілу протолітичних форм метилового червоного; графіки впливу рН, маси наважки та тривалості контакту на сорбцію; гістограми вилучення барвників з індивідуальних і бінарних розчинів; спектри поглинання барвників.

7. Орієнтовний перелік публікацій:

1.Roik N.V., Belyakova L.A., Dziazko, M.O., Tkachuk V.M. Molecularly imprinted MCM-41-type silica materials for methyl red removal Book of abstracts of Ukrainian-Polish scientific conference “Membrane and sorption processes and technologies“.  Ukraine, Kyiv.  12-14 December  2017.  P. 229  230.

2. Роїк Н.В., Бєлякова Л.О., Дзязько М.О., Ткачук В.М рН-індикаторні властивості мезопористого кремнезему з хімічно закріпленим метиловим червоним // Тези ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи»  Україна, Житомир.  16 травня 2018.  С. 117  119.

3. Воробйова В.І. Вивчення компонентного складу та протикорозійної ефективності продуктів переробки абрикосу (Prunus armniaca L.) // Воробйова В.І., Шакун А.С., Трус І.М., Сердюк О.О., Ткачук В. М., Чигиринець О.Е. // Технічні науки та технології. – 2018. – № 3 (13).

4. Руденко І.П., Нечухрін О.В., Сердюк О.О., Ткачук В.М., Трус І.М. Маловідходні технології знесолення мінералізованих вод // VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки» (13-14 грудня 2018 р.) – Київ. – 2018.

5. Сердюк О.О., Ткачук В.М, Трус І.М Активоване вугілля в якості сорбенту в очистці води  // VІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку» (12-20 листопада 2018 р.) – Ірпінь. – 2018. – С. 276  278.

6. Гомеля М.Д., Трус І.М., Руденко І.П., Нечухрін О.В., Ткачук В.М., Сердюк О.О. Спосіб стабілізаційної обробки розчинів при нанофільтраційному знесоленні / Заявка на патент на корисну модель         u 201812117 від 07.12.2018 р.

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |

9. Дата видачі завдання – 01.09.2018

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отримав завдання на дисертацію | 01.09.2018 |  |
| 2 | Аналітичний огляд літератури за темою | 02.09.2018-15.09.2018 |  |
| 3 | Оформлення літературного огляду | 16.09.2018-01.10.2018 |  |
| 4 | Проведення аналізу та досліджень в лабораторних умовах | 02.10.2018-16.11.2018 |  |
| 5 | Обробка отриманих результатів | 17.11.2018-25.11.2018 |  |
| 6 | Написання пояснювальної записки | 26.11.2018-03.12 .2018 |  |
| 7 | Аналіз результатів з керівником | 04.12.2018-10.12.2018 |  |
| 8 | Попередній захист магістерської дисертації | 13.12.2018 |  |
| 9 | Корегування роботи | 13.12.2018-19.12.2018 |  |
| 10 | Кінцеве оформлення роботи | 19.12.2018 |  |
| 11 | Захист дисертації | 20.12.2018 |  |

Студент 		Ткачук В.М.

Науковий керівник дисертації	Трус І.М.

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація: 103 стор., 30 табл., 36 рис., 34 використаних літературних джерел, 5 публікації, 1 патент.

Магістерська дисертація складається з чотирьох розділів: літературний огляд, об’єкти та методи досліджень, обговорення результатів, розробка стартап-проекту.

Проведено аналітичний огляд літератури щодо впливу структури та хімічної будови поверхневого шару кремнезему на вилучення азобарвників з водних розчинів, їх ефективності та актуальності.

Вивчено пористу структуру синтезованого органокремнезему,  вплив кислотності середовища, тривалості контакту, величини наважки адсорбенту, рівноважної концентрації адсорбату на вилучення метилового червоного з водних розчинів.

Досліджено сорбційне вилучення азобарвників з індивідуальних та бінарних сумішей з метиловим червоним.

Базуючись на проведених експериментальних дослідженням доведено ефективність використання методу адсорбції для вилучення метилового червоного синтезованими органокремнеземами з водних розчинів.

МЕТИЛОВИЙ ЧЕРВОНИЙ, КРЕМНЕЗЕМ МСМ-41, АЗОБАРВНИКИ, АДСОРБЦІЯ

РЕФЕРАТ

Магистерская диссертация: 103 стр., 30 табл., 36 рис., 34 использованных литературных источника, 5 публикаций, 1 патент.

Магистерская диссертация состоит из четырех разделов: литературный обзор, объекты и методы исследований, обсуждение результатов, разработка стартап-проекта.

Проведен аналитический обзор литературы о влиянии структуры и химического строения поверхностного слоя кремнезема на изъятие азокрасителей из водных растворов, их эффективности и актуальности.

Изучено пористую структуру синтезируемого органокремнезема,  влияние кислотности среды, продолжительности контакта, величины навески адсорбента, равновесной концентрации адсорбата на изъятие метилового красного из водных растворов.

Исследовано сорбционное извлечения азокрасителей из индивидуальных и бинарных смесей с метиловым красным.

Основываясь на проведенных экспериментальных исследованиям доказана эффективность использования метода адсорбции для извлечения метилового красного синтезированными органокремнеземамы из водных растворов.

МЕТИЛОВЫЙ КРАСНЫЙ, КРЕМНЕЗЕМ МСМ-41, АЗОКРАСИТЕЛИ,  АДСОРБЦИЯ

RÉSUMÉ

Thèse de maîtrise: 103 pages, 30 tableaux, 36 figures, 34 sources littéraires publiées, 5 publications, 1 brevet.

La thèse de maîtrise comprend quatre sections: revue littéraire, objets et méthodes de recherche, discussion des résultats, développement d'un projet de démarrage.

Une revue analytique de la littérature sur l'influence de la structure et de la structure chimique de la couche superficielle de silice sur l'extraction de colorants azoïques à partir de solutions aqueuses, leur efficacité et leur pertinence a été réalisée.

La structure poreuse de l'organocrane synthétisé, l'influence de l'acidité du milieu, la durée du contact, l'importance du poids de l'adsorbant, la concentration à l'équilibre de l'adsorbate lors de l'extraction du rouge de méthyle à partir de solutions aqueuses ont été étudiés.

L’extraction par sorption de colorants azoïques à partir de mélanges individuels et binaires avec du rouge de méthyle a été étudiée.

Sur la base des études expérimentales, l'efficacité de l'utilisation de la méthode d'adsorption pour l'extraction de composés organochimiques synthétisés avec du rouge de méthyle à partir de solutions aqueuses a été prouvée.

ROUGE DE MÉTHYLE, SILICE MСМ-41, COLORANTS AZOÏQUES, ADSORPTION

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ	11

ВСТУП	12

РОЗДІЛ 1 ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД	15

1.1 Методи очистки стічних вод від азобарвників	15

1.2 Визначення «кремнезему». Його поширеність	21

1.3 Кремнеземні сорбенти. Отримання і хімія поверхні	22

1.4 Будова та області застосування аморфного кремнезему	24

1.5 Аморфні мезопористі кремнеземи з упорядкованою

структурою  пор	33

Висновки до розділу 1	36

РОЗДІЛ 2 ОБ’ЕКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ	37

2.1 Реактиви та матеріали	37

2.2 Методика синтезу органокремнеземів типу МСМ-41	37

2.3 Характеристика пористої структури органокремнеземів	39

2.4 Визначення вмісту поверхневих 3-амінопропільних груп	39

2.5 Вивчення сорбції метилового червоного на

поверхні органокремнеземів в залежності від рН розчину	40

2.6. Визначення впливу величини наважки амінопропілкремнезему

на адсорбцію метилового червоного	40

2.7 Визначення впливу тривалості контакту на адсорбцію

метилового червоного	41

2.8 Вивчення сорбції азобарвників з індивідуальних розчинів	41

2.9 Вивчення сорбції азобарвників з бінарних розчинів	42

Висновки до розділу 2	43

РОЗДІЛ 3 ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ	45

3.1 Вивчення властивостей пористої структури сорбентів	45

3.2 Вивчення сорбції метилового червоного на поверхні

органокремнеземів в залежності від рН середовища,

наважки сорбенту та тривалості контакту	53

3.3 Дослідження вилучення індикаторних барвників

кремнеземними сорбентами з індивідуальних розчинів та

бінарних сумішей з метиловим червоним	69

Висновки до розділу 3		77

РОЗДІЛ 4 РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ	79

4.1 Опис ідеї проекту	79

4.2 Технологічний аудит ідеї проекту	81

4.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту	81

4.4 Розроблення ринкової стратегії проекту	89

4.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту	92

Висновки до розділу 4	96

ВИСНОВКИ	97

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	99

ДОДАТОК А	103

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

| МСМ | - | Mobil Composition of Matter; |
| --- | --- | --- |
| ДВБ | - | дивінілбензол; |
| МММ | - | мезопористі мезофазні матеріали; |
| ПАР | - | поверхнево-активні речовини; |
| SBA | - | Santa Barbara Amorphous; |
| IUРАС | - | International Union of Pure and Applied Chemistry; |
| ФАР | - | фізіологічно активна речовина; |
| ДНК | - | дезоксирибонуклеїнова кислота; |
| МЧ | - | метиловий червоний; |
| ЦТАБ | - | цетилтриметиламоній бромід; |
| ТЕОС | - | тетраетилортосилікат; |
| АПТЕС | - | 3-амінопропілтриетоксисилан; |
| КДІ | - | 1,1'-карбонілдиімідазол; |
| ДМФА | - | N,N-диметилформамід; |
| АЖ | - | алізариновий жовтий; |
| ДМЖ | - | диметиловий жовтий; |
| МО | - | метиловий оранжевий; |
| МКП | - | m-крезоловий пурпуровий; |
| АЧ | - | алізариновий червоний S; |
| ЕХЧ | - | еріохром чорний R; |
| УФ | - | ультрафіолет. |

ВСТУП

Актуальність теми. Вода являється однією з найголовніших та найпоширеніших хімічних сполук на планеті. Вода вкриває близько 80%                                                                                                                                                  земної кулі, а її загальна маса  сягає 1018 тонн. Вода має першорядне значення в побуті, промисловості, та взагалі важлива для підтримки життя. Наприклад, організм людини на 2/3 складається з води.

Однак, у 21столітті Світовий океан зазнає значного антропогенного впливу і, як наслідок, постала гостра проблема забруднення водних ресурсів, що вже сягнула планетарного масштабу. Стічні води, які скидаються в загальну каналізаційну мережу, нерідко недоочищені і містять значну кількість різних видів забруднень, серед яких хімічні барвники є одними з найнебезпечніших.

Обсяги виробництва барвників у хімічній промисловості постійно зростають і складають близько 1 млн т/рік. Найкращим методом позбутися від забруднених водних стоків є створення безвідходного виробництва, при яких всі вилучені сполуки знайдуть корисне застосування. Тому нагальною проблемою є очистка стічних вод до такого стану, коли вони можуть бути повернуті в виробничий цикл, а при неможливості або економічній недоцільності такого  доведені до такого рівня чистоти, коли скидання їх у водойми не завдасть шкоди природі.

Санітарно-гігієнічні норми, що діють у нашій державі забороняють спуск забруднених вод у водойми. Стічні води не повинні змінювати рН природної водойми нижче 6,5 і вище 8,5, знижувати вміст розчиненого кисню нижче 4 мг/л, змінювати органолептичні властивості води і т.д. Оскільки стічних вод виробництва барвників, які відповідають цим вимогам, практично не буває, виникає проблема їх очистки, яка нерідко лімітує не лише розширення, але й нормальну експлуатацію діючих заводів. Тому актуальним завданням є розроблення ефективних екологічно безпечних методів видалення органічних азобарвників зі стічних вод.

Сьогодні, перспективним та ефективним способом вилучення барвника із стічних вод  являється сорбційне вилучення з  використанням сорбентів нового покоління. Одним із таких сорбентів на даний час  є синтетичний мезопористий кремнезем типу МСМ-41 (Mobil Composition of Matter), характеристики структури і властивостей якого в рази перевищують традиційні і вже дещо застарілі сорбенти.

Мезопористі матеріали, як адсорбенти, володіють високою адсорбційною здатністю, завдяки їх унікальним властивостям, таким як висока  питома поверхня (>1000 м2/г), впорядкована структура мезопор, вузький розподіл пор за розмірами і можливість управління хімічними властивостями зовнішньої і внутрішньої поверхні частинок. Розмір і форма пористих матеріалів грають ключову роль у більшості своїх практичних застосувань. Велика кількість досліджень спрямована на синтез мезопористих частинок різної форми, зокрема, волокон, плівок, трубок та сфер.

Об’єкт дослідження. Синтетичний модифікований кремнезем як адсорбент. Вилучення метилового червоного з водних розчинів методами флокуляції та адсорбції.

Предмет дослідження. Адсорбційні характеристики мезопористих органокремнеземів, що мають гарну спорідненість до метилового червоного; вплив структури та хімічної будови поверхневого шару синтезованих кремнеземів на вилучення метилового червоного з водних розчинів.

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є створення синтетичного модифікованого кремнезему типу МСМ-41 та дослідження його властивостей шляхом проведення сорбційного вилучення метиленового червоного з водних розчинів. Для досягнення поставленої мети ставилися наступні завдання:

- провести аналітичний огляд літератури  щодо впливу структури та хімічної будови поверхневого шару кремнезему на вилучення азобарвників з водних розчинів, їх ефективності та актуальності;

- синтезувати органокремнезем типу МСМ-41;

- дослідити пористу структуру та визначити вміст 3-аміно- пропільних груп кремнезему;

- вивчити вплив кислотності середовища, величини наважки кремнезему, тривалості контакту на абсорбцію метилового червоного;

- вивчити сорбцію азобарвників з індивідуальних та бінарних розчинів;

- розробити стартап-проект на основі дослідження.

Методи дослідження. У процесі дослідження були використані загальнонаукові методи (системний, аналіз, синтез, статистичний методи та ін.) та спеціальні емпіричні (спектральний, рентгеноструктурний, рН-метричний, метод окремих наважок, метод титру, золь-гель синтезу, математичний та ін.).

Структура роботи. Магістерська дисертація  складається зі вступної частини, чотирьох розділів, висновків,  списку використаної літератури та переліку публікацій.

РОЗДІЛ 1

ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

1.1 Методи очистки стічних вод від азобарвників

Одними з найбільш численних синтетичних органічних барвників, які  потрапляють в стоки хімічних виробництв, є азобарвники  хімічні сполуки, в структурі яких знаходяться ауксохромні групи [13]. Під дією відновників чи випромінювання вони здатні розкладатися з утворенням ароматичних амінів. Тому потенційна небезпека стічних вод, що містять азобарвники, зумовлена високою токсичною, мутагенною та канцерогенною дією продуктів їх розкладу [4].

Найбільш поширеними методами, що використовують для очистки водних стоків від азобарвників, на сьогоднішній день, є мембранна фільтрація, сорбція, флокуляція, коагуляція, хімічна та біологічна деградація.

Очистку стічних вод за допомогою напівпроникних мембран здійснюють методами ультрафільтрації та зворотного осмосу. Перший базується на здатності напівпроникних мембран пропускати молекули низькомолекулярних сполук і затримувати високомолекулярні під дією на розчин тиску, що перевищує атмосферний. Другий  на здатності розчинника переходити з розчину через напівпроникну мембрану під дією тиску, що перевищує осмотичний. У результаті ультрафільтрації по одну сторону мембрани накопичується концентрат високомолекулярних сполук, а по іншу  розчин низькомолекулярних речовин, в результаті зворотного осмосу  концентрована розчинена речовина та розбавленіший розчин або ж чистий розчинник відповідно.

Для адсорбції азобарвників використовують сорбенти природного та синтетичного походження. Зокрема, в літературі описано вилучення барвників порошком гуарової камеді [5], цукровим очеретом [6], рисовим лушпинням [7], порошком картоплі [8], активованим вугіллям [9] тощо.

Флокуляція та коагуляція є одними з найбільш простих у реалізації та економічно виправданих методів вилучення азобарвників з водного середовища. Вони полягають у злипанні частинок колоїдної системи під час їхнього зіткнення з утворенням пухких скупчень. Зазвичай флокуляція азобарвників відбувається під дією спеціальних речовин  флокулянтів (поліалюмінію хлориду [10], алюмінію сульфату [11], четвертинної амонієвої солі хітозану [12]).

Поширеним методом знешкодження азобарвників у стічних водах являється біологічна очистка [13].  Даним  методом із стічних вод видалять органічні домішки, концентрація яких є незначною, а також проводять доочищення забруднених вод після видалення основної маси органічних речовин коагуляційним  та флокуляційним методам.

Стічні води, які не можуть бути ефективно очищені жодним з відомих методів, піддаються термічному розкладанню (спалюванню) або, при наявності відповідних геологічних умов, закачуванню в підземні горизонти.

Адсорбційне вилучення барвників є одним з найбільш ефективних методів очистки стічних вод, що має ряд переваг, таких як: висока ефективність; відносно низькі витрати на адсорбенти та на будівництво очисних споруд; невелика площа, яку займає установка адсорбційної очистки; можливість подальшої регенерації й утилізації адсорбенту; одночасно з очищенням води відбувається її знебарвлення і видалення запаху; можливість адсорбції речовин з багатокомпонентних сумішей.

Найбільш поширеними сорбентами, які використовують в процесах очистки стічних вод, є активоване вугілля, кремнезем, бентоніт, цеоліти, полімерні органічні іоніти та ін.

Активоване вугілля є одним з найбільш ефективних адсорбентів, які використовуються для видалення з води органічних речовин з різною молекулярною масою: від молекул йоду до нафтопродуктів, масел, хлорорганічних сполук, барвників тощо. Завдяки цьому покращуються органолептичні якості води. Одержують активоване вугілля карбонізацією твердих органічних матеріалів з подальшим окисленням утвореного вугілля-сирцю киснем, водяною парою, оксидом вуглецю (IV) або іншими активуючими реагентами при температурі 7001000 ºС. В результаті такої обробки частина органічного матеріалу вигорає, а залишок перетворюється в вугілля, що відрізняється розвинутою пористою структурою і тому має велику внутрішню поверхню. Структура активованого вугілля представляє собою пакети плоских шарів, утворених конденсованими гексагональними ароматичними кільцями атомів вуглецю. Розміри їх площин знаходяться в межах 13 нм.

У процесі активації вугілля пари води і діоксид вуглецю дифундують у пори карбонізованого матеріалу і вступають у реакції окислення. При цьому, перш за все, найменш щільна частина матеріалу зони аморфного вуглецю окислюється до газоподібних продуктів, в результаті чого утворюються пори молекулярних розмірів нерегульованої будови.

Внаслідок низької щільності аморфного вуглецю вигорання відносно невеликої його маси призводить до виникнення досить значного обсягу таких пор. На наступній стадії активації вугілля частково вигорають площини конденсованих ароматичних кілець у вуглецевих кристалітах. При цьому утворюються щілиноподібні пори, як між стінками кристалітів, так і в тілі самих кристалітів. Таким чином, активоване вугілля має розвинуту пористу структуру, що і визначає хороші адсорбційні властивості цього матеріалу.

Бентоніт  це глина з семидесятивідсотковим вмістом монтморилоніту, тобто, високодисперсного шаруватого алюмосилікату. Головною його особливістю є хімічно-кристалічна будова, яка характеризується наявністю на поверхні бентоніту іонообмінних катіонів, що визначають його фізичні і хімічні властивості як мінералу.

Негативний заряд цього мінералу в надлишку, тому він компенсує обмін катіонів у міжшаровому просторі монтморилоніту, тим самим вказуючи на високу гідрофільність представленого бентоніту. При опусканні бентоніту в водне середовище, молекули води проникають крізь міжшаровий простір монтморилоніту, чим викликають гідратування останнього, внаслідок чого і відбувається набухання. При подальшому розведенні, бентоніт здатний утворити в’язку суспензію, в якій наявні тиксотропні властивості. Крім цього, монтморилоніт має досить високі адсорбційні властивості.

Завдяки всім вище перерахованим властивостям, бентоніт широко застосовується як гелеутворювач або знижувач фільтрації при приготуванні розчинів для змішувальних установок при бурінні свердловин. Крім того, він використовується як основний матеріал, який зв'язує ливарні формувальні суміші, ну і, звичайно, як адсорбційний матеріал.

Цеоліти  особлива група мінералів, що характеризуються схожим хімічним та структурним складом та володіють подібними властивостями. Кальцій алюмосилікат та натрій алюмосилікат, що входять до групи каркасних силікатів, особливістю яких є скляно-перламутровий відблиск, добре досліджені і їх основною особливістю є здатність поглинати воду та в залежності від умов середовища і віддавати акумульовану в собі воду. Ще однією важливою характеристикою природних цеолітів являється фізико-хімічна здатність до процесу іонного обміну, тобто ці мінерали здатні селективно зв’язувати і утримувати в собі різні речовини, а потім знову їх вивільняти, крім того цеоліти можуть обмінюватися катіонами.

Найпоширенішими представниками групи цеолітів на планеті є натроліти, шабазіти, морденіти, ломоніти та ін.

Тетраедричні групи утворюють  структуру кристалів природних та штучних цеолітів, ці групи з’єднані  спільними вершинами і мають форму  тривимірного каркасу, який має в собі порожнинні канали діаметром 2-15 нм. Відкрита структура каркасу цеолітів володіє негативним зарядом, який компенсують протиіони (катіони амонію, металів і ін. іонів, які введені через іонний обмін) та дегідратуючими молекулами води. Цеоліти переважно двох кольорів  зелений або світло-сіруватий.

Природні цеоліти  це екологічно чисті мінеральні сорбенти, якості та властивості яких переважають активоване вугілля, перш за все через посилену адсорбцію та здатність до іонного обміну. Така властивість цих мінералів зумовлює їх широке застосування у сільському господарстві, тваринництві, та при очистці води (очищення стічних вод та водних басейнів, очищення води у акваріумі, застосування в фільтрах для очищення води і т.д.).

Іоніти  це тверді, практично нерозчинні через дуже велику молекулярну масу поліелектроліти, природні, штучні або синтетичні. Іоніти складаються з каркаса (матриці), що має позитивну або ж негативну зарядженість, та проти іонів, що рухаються, і які своїми зарядами здатні компенсувати заряд каркасу та стехіометрично (тобто відповідно до своїх кількостей і зарядів) обмінюються на протиіони електроліту (у даному випадку  це водний розчин).

В залежності від  знаку заряду іонів, що обмінюються іоніти діляються на аніоніти, катіоніти, та амфоліти. Центри обміну катіонітів заряджені негативно  вони затримують катіони. Центри аніонітів заряджені позитивно і приєднують аніони.

В залежності від  хімічних властивостей каркасу іоніта,  вони діляються на неорганічні, органічні та мінеральноорганічні.

Синтетичні іоніти на органічній основі  це високомолекулярні сполуки, в макромолекули яких знаходяться іоногенні групи, що мають властивість до дисоціації та здатність обмінюватись рухливими іонами з іншими сполками, що містяться у водному розчині.

Макромолекула такого іоніта складається з гнучких полімерних вуглеводневих ланцюгів, скріплених (“зшитих”) поперечними зв'язками  вуглеводневими “містками”. Макромолекула представляє собою тривимірну вуглеводневу сітку, в окремих вузлах якої зафіксовані заряджені функціональні групи з нейтралізуючими їх іонами з зарядами протилежного знака  ці іони називаються протиіонами.

Властивості іонітів визначаються характером функціональних груп, в якості яких часто виступають (в катіонітах) такі групи: -SO32- ; -COO-; -PO32- ; AsO32-..

Іонообмінні смоли синтезують у вигляді невеликих зерен різних розмірів і форм на основі реакцій полімеризації чи поліконденсації. Поліконденсація  це процес отриання полімерів з мономерів, що супроводжується виділенням продуктів реакції  низькомолекулярних речовин, тобто, склад отриманого високомолекулярного продукту відрізняється від складу вихідної речовини. Якщо в процесі поліконденсації беруть участь дві або більше різні вихідні речовини, то процес називається співполіконденсацією. Синтез поліконденсаційних смол не піддається регулюванню. Крім того, їх недолік  низька хімічна і термічна стійкість.

Процес полімеризації  являє собою процес синтезу полімерів, за  якого шляхом поступового зчеплення мономерів з активним центром, який розміщується у кінці ланцюга, утворюється макромолекула, і при цьому низькомолекулярні продукти не виділяються. Якщо в процесі мономерів два і більше, то такий процес називають співполімеризацією. Для водопідготовки матрицю іоніту найчастіше одержують співполімеризацією полістиролу або поліакрилату з дивінілбензолу (ДВБ), де ДВБ відіграє роль “зшиваючого” агента (416% маси іоніту). В одержаний кополімер вводять функціональні групи, катіон яких рухливий та має здатність брати участь у обмінних реакціях. Для одержання катіонітів застосовуються поліакрилові іоніти з карбоксильними групами СООН (слабокислотні катіоніти) і полістирольні іоніти з сульфогрупами SO3H (сильнокислотні катіоніти).

Сферична форма гранул найкраща, оскільки в цьому випадку забезпечується найменший опір шару іоніту потоку оброблюваної в фільтрі рідини, зменшуються втрати іоніту і полегшується можливість здійснення протиточних процесів у фільтрі. Гранули, одержані полімеризацією,  майже ідеальні кульки, а у поліконденсаційних смол  неправильної форми. Розміри гранул можуть бути від десятка мікрометрів до 12 мм).

Кремнезем привертає увагу науковців як сорбент завдяки високій хімічній, термічній та мікробіологічній стійкості, хорошим кінетичним параметрам адсорбції, високій реакційній здатності поверхневих силанольних груп.

1.2 Визначення «кремнезему». Його поширеність

Відомо, що кремній Si є одним з найпоширеніших елементів на Землі і становить близько 15% ваги всієї нашої планети, а його запаси практично невичерпні. У природних системах кремній завжди знаходиться в сполуках з киснем у вигляді кремнезему SiO2 і його гідратованих формах - силікатів і алюмосилікатів.

За середніми оцінками в літосфері міститься 58,3% SiO2, причому у вигляді самостійних порід (кварц, опал, халцедон) - приблизно 12%. Земля, мабуть, є найбільш «кремнеземною» частиною Всесвіту; для порівняння: місячний грунт містить 41% SiO2, а кам’яні метеорити - в середньому 21%. Разом з тим слід зазначити, що сполуки кремнію зустрічаються не тільки у вигляді мінералів і в розчиненому стані в водах,  містяться також у багатьох рослинах і живих організмах, в тому числі ссавцях, відіграючи в життєвому процесі істотну і ще не до кінця пізнанну  роль. Традиційні штучні будівельні та інші матеріали, що створюються на основі кремнезему - цемент і бетон, вогнетриви, силікатні скла, груба і тонка кераміка емалі, - мають величезне значення в житті людини і за масштабами виробництва знаходяться на першому місці, перевершуючи продукцію металургійної та паливної промисловості.

Сьогодні науковці вважають кремнезем одним із найефективніших адсорбентів і тому працюють над його штучними модифікаціями.

1.3 Кремнеземні сорбенти. Отримання і хімія поверхні

Діоксид кремнію SiO2 існує в кристалічному і аморфному стані. До кристалічних модифікацій кремнезему відноситься кварц, тридиміт і кристобаліт. Завдяки простоті отримання і легкості модифікування, пов'язаної з хімією поверхні, а також різноманітності параметрів пористої структури найбільш поширені аморфні кремнеземи. Так, електронно-мікроскопічні знімки аеросилу (продукту гідролізу SiCl4 в водневому полум'ї) показують, що розміри глобул  — шаровідних непористих частинок аеросилу — складають від 5 до 15 нм. Питома поверхня S аеросилу з непористими частинками дорівнює зазвичай 50-100 м2/г, проте при більш високій дисперсності (S ~ 200-300 м2/ г) дрібні глобули частково зростаються і аеросил виходить пористим.

Найпоширенішими видами аморфних кремнеземів є пористі силікагелі і силохроми. Структурні характеристики носія визначаються способом його отримання. Силікагелі - сухі гелі полікремнієвої кислоти (іноді їх називають кремнеземні ксерогелі). Їх отримують із золю кремнієвої кислоти Si(OH)4. Змінюючи умови колоїдно-хімічного синтезу, можна варіювати параметри пористої структури поверхні, тому силікагель є найважливішим різновидом кремнезему. Силікагелі відносяться  до корпускулярних пористих тіл, які складаються із злиплих або зрощених частинок різних форм та розмірів, а пори  це інтервали між частинками.

Група силохромів представляє собою дуже чисту і геометрично однорідну форму аморфного органокремнезему з площею питомої поверхні близько 70-150 м2/г, які отримують суспензуванням пірогенного кремнезему (аеросилу) в воді, приготуванням з суспензії гідрогелю, висушуванням останнього і гідротермальною обробкою водяною парою. Міцність часток невелика, але за рахунок своєї чистоти вони зручні для розробки різних способів модифікування.

Останнім часом з'явилася можливість отримання силікатних матеріалів з упорядкованою структурою мезопор, що відрізняються від класичних високою питомою поверхнею (понад 1000 м2/г) і наявністю ідентичних по геометрії пор, наприклад циліндричних, з регульованим діаметром, при цьому відмінність в їх розмірах в межах матеріалу відрізняється не більше ніж на 5%. Перші мезопористі мезофазні матеріали (МММ), що володіють порами нанометрового розміру, були отримані в 1992 році американськими науковцями з інноваційної компанії Mobile Research and Development Corporation. Сформувати таку структуру виявилося можливим за допомогою темплатного методу, використовуючи міцели різних поверхнево-активних речовин в якості шаблону на якому відбувалося утворення сітки діоксиду кремнію. Видалення темплату з сформованого каркасу призводило до утворення впорядкованих порожнин такого ж розміру і форми як органічна міцела.

Подальший розвиток методу і використання різних темплатів дозволило синтезувати добре впорядковані і однорідні гексагональні, кубічні і ламелярні структури. Крім того, оскільки розмір міцел визначається довжиною «вуглеводневого хвоста» утворюючих їх ПАР, то змінюючи її, вдалося розширити можливі розміри пор одержуваних молекулярних сит практично на увесь «мезо» діапазон пористості від 2 до 50 нм. При цьому, довжина мезопор в них може неконтрольовано варіюватися в істотних межах від 10 нм до 10 мкм. Їх будова поєднує особливості просторової організації рідких кристалів і текстури твердих пористих матеріалів. Залежно від хімічного складу і умов синтезу структура твердої фази МММ може мати дальній молекулярний порядок, або бути аморфною. Але в матеріалах, що належать цьому класу, завжди присутній дальній порядок, що задається регулярним розміщенням пор.

В даний час проводяться великі дослідження синтезу МММ різних структурних типів силікатної, елементосілікатного і несилікатного складу, а також інтенсивні роботи по розширенню їх асортименту та виявлення можливих областей ефективного застосування. Група МММ включає в себе широкий ряд найменувань матеріалів, наприклад, МСМ-41, MCM-48, MCM-50, SBA-15. Так, кремнеземні сита типу MCM-41 мають регулярним каркасом у формі бджолиних сот з діаметром пор від 1.5 до 20 нм. Пори великих розмірів можуть бути отримані при додаванні речовин, здатних до набухання. При цьому, силікатні сита типу МСМ-41 характеризуються досить тонкою товщиною стінки між порами порядку 1-1.5нм, що призводить до низької хімічної і гідротермічної стабільності. Питома поверхня становить вище 1200 м2/г. Для підвищення стабільності таких матеріалів існує безліч різних методик, наприклад, прищеплюють кремнійорганічні функціональні групи для створення гідрофобного покриття на поверхні.

1.4 Будова та області застосування аморфного кремнезему

Аморфний діоксид кремнію складається з однакових структурних елементів  тетраедрів SiO4, які розташовані в тривимірній структурі випадковим чином. Він може мати безводні форми з мікропористою анізотропною будовою (волокнистий або пластинчастий кремнезем) або мікропористою ізотропною, але ізотропні форми можуть містити і воду (сюди відносяться золі, гідрогелі та тонкодисперсні порошки). Крім того, аморфний кремнезем може бути у вигляді масивного кварцового скла.

Аморфні кремнеземи за характеристикою будови матриці і за діаметром пор мають суттєву різницю один від одного і діляються на наступні типи:

макропористі  кремнеземи, розміром пор в яких більше 50 нм (силохроми);

мезопористі  кремнеземи, з розміром пор 250 нм (силікагелі);

мікропористі  з порами менше 2 нм (силоксани, силікагелі);

непористі (аеросили).

Така класифікація була запропонована М.М. Дубініним [14] та офіційно затверджена Міжнародним союзом теоретичної і прикладної хімії (IUРАС). Вона керується принципом, що кремнеземи з певним окремим  інтервалом розмірів пор, володіють відповідно характерними тільки їм адсорбційним властивостям, які можуть відображатися на ізотермах адсорбції.

В мікропорах, через те, що стінки пор близько одна до одної, ступінь взаємодії з молекулами, що адсорбувалися набагато вищий, ніж в порах з більшим діаметром, також більшими являються і  значення адсорбції при попередньо встановленому відносному тиску.

В мезопорах спостерігається капілярна конденсація, тобто на ізотермах адсорбції виникає так звана петля гістерезису.

Макропори володіють широким діаметром, тому для цього типу пор неможливо досконало дослідити ізотерму адсорбції, тому їх вивчають методом  ртутної порометрії.

Із вигляду ізотерми адсорбції можна зробити висновок про площу поверхні, пористість адсорбруючого тіла та характер взаємодії між адсорбентом і адсорбатом. Коли кількість адсорбованої на поверхні речовини вимірюється в широкому діапазоні відносних тисків при постійній температурі, одержані дані дають змогу побудувати ізотерму.

Аналізатори сорбції газів відкривають можливість послідовної побудови ізотерми за точками на основі виміряних значень об'ємів газу та виміряних тисків при рівновазі. Аналогічно можна одержати ізотерми десорбції, вимірюючи кількості виділеного газу при зниженні відносного тиску.

Майже всі ізотерми фізичної адсорбції поділяться на  п’ять  видів від І і до V. Таку класифікацію, вперше було розроблено та запропонованою С. Брунауером, Л. Демінгом, У. Демінгом і Е. Теллером. Крім п’яти класичних типів існують і такі ізотерми, які важко віднести до одного певного типу. Нижче представлено короткі характеристики ізотерм п’яти типів.

Ізотерма І типу (ізотерма Ленгмюра, рис. 1.1) увігнута відносно осі  р/р0. На ізотермі присутнє майже горизонтальне плато, яке може підходити до осі р/р0 = 1 майже під прямим кутом або мати поблизу неї різкий підйом. Такого типу ізотерми притаманні, в основному, мікропористим зразкам. Ширина мікропор не перевищує кількох діаметрів молекули, силові поля стінок пор перекриваються, і енергія взаємодії твердого тіла з молекулою газу збільшується. Це викликає відхилення ізотерми, особливо в області невеликих відносних тисків, в область великих величин адсорбції. Подібного роду взаємодії достатньо сильні, щоб повне заповнення пор відбувалося при дуже низькому відносному тиску. Ізотерми цього типу описують адсорбцію на вуглецевих адсорбентах, цеолітах, силікагелях.

Рисунок 1.1 – Ізотерма І типу

Ізотерма ІІ типу (рисунок 1.2) увігнута відносно осі р/р0  та має досить крутий перегин.

Рисунок 1.2 – Ізотерма ІІ типу

На ізотермах цього типу можуть спостерігатися довгі прямолінійні ділянки. Точка початку прямолінійної середньої ділянки ізотерми позначається Б і використовується для визначення відносного тиску, при якому закінчується адсорбція моношару. Ізотерми ІІ типу притаманні непористим твердим тілам чи макропористим адсорбентам.

В області низьких тисків (ділянка АБВ на рис. 1.3) ізотерми ІV та ІІ типу ідентичні одна одній. Однак, починаючи з деякої точки, ізотерма ІV типу відхиляється догори (ВГД), а потім при більш високих тисках її нахил зменшується (ДЕЖ). Коли відбувається наближення до тиску насиченої пари величина адсорбції може дещо змінюватися (вздовж кривої ЕКЗ) або ж помітно зростати (ЖЗ). Характерна ознака ізотерми ІV типу – наявність петлі гістерезису. Форма петлі можу бути різною для різних адсорбційних систем; однак, як видно з рис. 1.3, величина адсорбції при будь якому даному відносному тиску для десорбційної гілки (ЕИГ) завжди більше, ніж для адсорбційної (ГДЕ).

Рисунок 1.3 – Ізотерма ІV типу

Петля є відтворюваною, якщо десорбція починається з точки, розташованої вище точки Е, яка представляє собою верхню точку петлі. ІV тип ізотерм адсорбції характерний для мезопористих твердих тіл.

Ізотерми ІІІ і V типів (рис. 1.4) мають характерну випуклу по відношенню до осі абсцис р/р0 форму, причому випуклими вони стають вже поблизу початку координат.

Ізотерма ІІІ типу залишається випуклою на всій своїй довжині, в той час як на ізотермі V типу при досить високих відносних тисках (часто при р/р0 ≥ 0,5) наявна точка перегину, так що ізотерма вигинається і в області мономолекулярної адсорбції приймає форму плато (ГД на рис. 1.4, а). Іноді при тиску, близькому до тиску насичених парів, спостерігається підйом ізотерми (ГД’ на рис. 1.4, а), зумовлений адсорбцією у великих мезопорах і макропорах.

Ізотерми адсорбції ІІІ і V типів характерні для систем, в яких дисперсійна взаємодія адсорбентадсорбат менше взаємодії молекул адсорбата одна з одною. Через слабу взаємодію адсорбент–адсорбат поглинання газу при низьких тисках невелике; однак, після адсорбції перших молекул, сили взаємодії адсорбат–адсорбат промотують подальшу адсорбцію, тобто процес має кооперативний характер, й ізотерма стає випуклою по відношенню до осі відносних тисків.

Ізотерми ІІІ типу спостерігаються при адсорбції на непористих і макропористих твердих тілах, а ізотерми V типу – при адсорбції на мезопористих і мікропористих.

Експериментально ізотерми ІІІ типу одержують для адсорбції парів води і алканів на неполярних твердих тілах (наприклад, вуглецевих адсорбентах, органічних високомолекулярних полімерах: поліетилен, поліметилметакрилат).

а                                                             б

Рисунок 1.4 – Ізотерми адсорбції ІІІ (а) і V (б) типів

Відомо, що на поверхні кремнезему є кілька типів хімічно активних груп – силанольні, силоксанові та фізично зв’язана вода (рис. 1.5).

| а | б | в | г | д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рисунок 1.5 – Поверхневі групи на кремнеземі: силанольні групи (а); віцинальні групи (б); гемінальні групи (в); фізично зв’язана вода (г); силоксанові групи (д) |  |  |  |  |

Відомо, що сорбційні властивості органокремнезему перебувать в залежності від концентрації  на поверхні молекул води і вмісту активних силанольних груп. Співвідношення силанольних (Si-OH) і силоксанових (Si-O-Si) груп на поверхні кремнезему змінюється в залежності від ступеня її дегідроксилювання, що зростає з підвищенням температури. Силанольні групи найбільш характерні і є більш активними, тому вони здатні легше вступати в хімічну реакцію, ніж, наприклад, силоксанові, тому що силанольної групи мають протон із слабо кислим характером.

Знання структури, хімії поверхні і фізико-хімічних властивостей кремнезему має важливе значення при вивченні природи взаємодії з різними речовинами та необхідне для опису як механізмів сорбції, адгезії, хроматографічного розділення сумішей, так і для визначення області застосування нових матеріалів.

З моменту появи перших робіт по синтезу високоупорядоченних силікатів типу МСМ-41 (МСМ - Mobil Composition of Matter) пройшло трохи більше 25 років, а інтерес до таких матеріалів з кожним роком зростає.

Мезопористі силікати з гексагональної структурою «наносот» привабливі для різних напрямків науки про матеріали, так як вони можуть використовуватися  як каталізатори, сорбенти, а також як наноструктурні «господар-гість» з'єднання. Завдяки значній площі поверхні (>1000 м2/г), впорядкованої структури мезопор, дані матеріали характеризуються високою адсорбційної здатністю і можуть бути вдалими модельними адсорбентами.

Нещодавний значний розвиток їх способів отримання з подальшим описом їх властивостей послужило поштовхом у дослідженні їх як каталізаторів, адсорбентів. Інтерес до даних матеріалів викликаний тим, що вони мають значні переваги в каталітичних і сорбційних властивостях порівняно з іншими кремнеземами. Мезопористі структури характеризуються доступністю функціональних груп для участі в утворенні надмолекулярних сполук, так і можливістю варіювати і контролювати функціональність і геометрію пор. Відзначаються також широкі напрямки їх використання як сенсорів, структур для зв'язування, розпізнавання. Потенційно вони можуть знайти широке поширення в біохімії і медицині як матеріали для контрольованого виділення фізіологічно активних речовин (ФАР), а також в області фотоелектричних систем.

Особливий інтерес викликають сорбційні властивості МСМ-41 і можливість його використання в твердофазній екстракції і хроматографії. Доступність пор для проникнення  органічних молекул великих розмірів, жорстка структура неорганічної матриці, а також наявність можливості щеплення органічних моношарів модифікатора, дозволяють варіювати вибірковість поглинання речовин.

Висока структурованість на рівні діаметру пір 3-10 нм дозволяє говорити про потенційності широкого використання не тільки вихідних матеріалів, але і композитів на їх основі. Структура МСМ-41 і його аналогів обумовлює можливість управляти процесами поверхневого щеплення органічного і функціоналізованого шарів, в широких межах варіювати природу модифікатора, гідрофобність і, як наслідок, - сорбційні властивості композитів. Все вищесказане демонструє широкі можливості їх використання в процесах концентрування, розділення речовин з близькими фізико-хімічними властивостями методами твердофазної екстракції і хроматографії.

Пористі кремнеземи знаходять застосування як молекулярні сита, регулятори вологості, наповнювачі полімерних систем, каталізатори, адсорбенти і носії в хроматографії в багатьох сучасних галузях техніки і технології. Можливості регулювання розмірів пор від 3 до 50000 нм і хімії поверхні від гідроксильованої до несучої будь-які органічні групи забезпечили застосування кремнезему в рідиннії хроматографії молекул, олігомерів, полімерів і вірусів, а також для іммобілізації ферментів. Порівняно недавно отримані кремнеземи з високовпорядкованою  будовою мезопор, які викликають до себе великий інтерес, оскільки методи їх синтезу наближають до отримання матеріалів із заздалегідь заданими властивостями. Вони можуть бути використані як елементи хімічних сенсорів, оптичних і електронних пристроїв. Очевидно, що вивчення цих матеріалів важливо не тільки з метою їх практичного застосування як в вихідному, так і в модифікованому вигляді, але і  тому, що потенційно вони можуть служити модельними адсорбентами для розвитку теоретичних досліджень.

Структурні характеристики аморфних кремнеземів (величина поверхні, діаметр і об'єм пор, розмір часток і їх міцність) можна змінювати в широкому інтервалі. Це, в свою чергу, зумовлює широке застосування аморфних кремнеземів  в сорбції, каталізі і хроматографії, в харчовій промисловості (допоміжна речовина Е551, перешкоджає злежуванню), медицині (ентеросорбент), фармацевтиці (наповнювач для ліків), парфумерії (наповнювач для зубних паст, кремів), побутовій хімії (наповнювач для чистячих і абразивних паст), у гумовій, порцеляновій, скляній, текстильній, пластмасовій, паперовій галузях промисловості, а також як сировину для виробництва силіцидів, карбіду кремнію, нітриду кремнію, водорозчинних силікатів (рідке скло) та інших сполук кремнію, у виробництві кварцових виробів, люмінофорів, електродів, ливарних форм, звуко- і термоізолюючих матеріалів, будівельних матеріалів. Аморфні кремнеземи можуть бути вихідною сировиною для одержання кремнію високої чистоти, який в свою чергу використовується при виробництві сонячних батарей, а також для синтезу всіх кремнійорганічних сполук різного призначення.

1.5 Аморфні мезопористі кремнеземи з упорядкованою структурою пор

Пористі кремнеземи є неорганічними полімерами, їхній хімічний склад, перш за все, формують атоми Si, О, ОН – групи  та може зустрічатися в  деяких варіаціях атом Al. Найпростішим природним пористим кремнеземом являються опали. В 1992 році вперше були синтезовані синтетичні мезопористі кремнеземні матеріали, їх  винайшли автори праці [15]. Сьогодні найпоширенішим та найуспішнішим штучним синтезованим мезопористим органокремнеземом являється кремнезем типу МСМ-41.

Мезопористі кремнеземи в лабораторних умовах отримують методом темплатного синтезу, що являється гідролізом із задіянням темплатних структур. Хімічна здатність одних молекул передавати свою  структуру іншим молекулам є основою даного методу. Синтез кремнезему по механізму нагадує синтез ДНК, а саме процес реплікації ДНК у клітинах живих організмів. Для синтезу, в якості  темплатів, використовується С8Н17N(CH3)3Br та C12H25SO3Na, і можуть бути інші органічні сполуки чи ж сполуки рідкого кристалу. Методика приготування реактивів для синтезу пористого органокремнезему проводиться у розчині з чітко встановленим кількісним співвідношенням.

Синтез мезопористих кремнеземів з упорядкованою структурою пор, у тому числі функціоналізованих, представляє собою перспективний шлях створення адсорбентів [1618]. Відмінною рисою таких матеріалів є висока питома поверхня, великий об’єм пор і їх вузький розділ за розмірами. Формування основних структурних одиниць матриці відбувається під впливом темплату, який, виконуючи роль структуруючого агента, забезпечує молекулярну організацію і самозбирання продуктів гідролізу кремнійвмісних силанів на своїй поверхні (рис. 1.6).

Рисунок 1.6 Схематичне зображення золь-гель синтезу амінопропілкремнезему типу МСМ-41 у присутності міцелоутворюючого темплату

Як темплати, зазвичай, використовують міцелоутворюючі сполуки, які формуюють в середовищі полярного розчинника рідкі кристали. Після видалення темплату (шляхом випалювання або екстракції) залишається кремнеземний каркас, пронизаний порами заданого розміру.

“Рідкокристалічний” спосіб темплатування дозволяє здійснити спрямований синтез мезопористих кремнеземів, структура яких визначається довжиною ланцюга структуруючої поверхнево-активної речовини, присутністю допоміжних сполук та умовами золь-гель-синтезу [19, 20].

Одним з основних факторів, що впливають на адсорбцію, є геометрична відповідність молекул адсорбату і пор носія. Швидкість адсорбції збільшується при зменшенні відношення їх розміру до розміру пор МСМ-41 [21]. Як було встановлено авторами робіт [22, 23], величина заповнення молекулами ароматичних біологічно активних сполук мезопористих кремнеземів типу МСМ-41, одержаних у присутності темплату з різною довжиною вуглеводневого ланцюга (С10-С14), збільшується зі збільшенням діаметру пор і питомої поверхні носія.

Важливий вплив на процеси адсорбції має хімічна природа функціонального покриву поверхні пор носія. Шляхом підбору алкоксисиланів, що використовуються на стадії золь-гель-синтезу [24] чи постсинтетичної обробки мезопористих кремнеземів [25], можна варіювати функціональність носіїв; при цьому золь-гель-метод дозволяє одержувати органокремнеземи з рівномірним розподілом активних центрів, а розташування функціональних груп, прищеплених шляхом постсинтетичної обробки, залежить від вибору розчинника [26, 28].

Таким чином, адсорбційні характеристики кремнезему по відношенню до азобарвників у водних розчинах залежать від цілого ряду чинників: характеристик структури матриці даного кремнезему (величина площі питомої поверхні, питомого діаметру пор та загального об’єму пор), хімічного складу поверхневого шару (природа функціональних груп, їх кількість та локалізація), впорядкованості пористої структури, природи і концентрації забруднювача, рН розчину і т.д.

У даній роботі створено мезопористий амінопропілкремнезем методом  темплатного золь-гель синтезу з додаванням допоміжної сполуки  метилового червоного (МЧ) та його етоксисилану. Ароматичні азовмісні сполуки здатні розчинятися в міцелярних агрегатах цетилтриметиламоній броміду (ЦТАБ), що зазвичай використовується як темплат під час синтезу кремнеземів типу МСМ-41, зумовлюючи їх стабілізацію та зменшуючи критичну концентрацію міцелоутворення [29].

Тому було досліджено вплив МЧ як котемплата та його этоксисилільної похідної як структуроутворюючого силану на формування гексагонально впорядкованої структури мезопор. Крім того, вивчено сорбційні властивості одержаних матеріалів по відношенню до МЧ у фосфатних буферних розчинах.

Висновки до розділу 1

На основі   аналізу літератури можна узагальнити що:

1. Синтетичні азобарвники являються токсичними  та небезпечними забруднювачами оточуючого природного середовища. Продукти розкладу азобарвників несуть високу токсичну, мутагенну та канцерогенну дію.

2. Найбільш поширеними методами, що використовують під час очистки забруднених  стічних вoд від барвників, на сьогоднішній день, є мембранна фільтрація, сорбція, флокуляція, коагуляція, деструктивні методи та біологічні методи очистки.

3. Особливу увагу науковців, як сорбент, привертає модифікований кремнезем МСМ-41 завдяки високій хімічній, термічній та мікробіологічній стійкості, хорошим кінетичним параметрам адсорбції, високій реакційній здатності поверхневих силанольних груп.

4. Головним мeтoдoм одержання мезопористих кремнеземів являється темплатний синтез, тобто з використанням темплатних структур.

РОЗДІЛ 2

ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1. Реактиви та матеріали

Цетилтриметиламоній броміду (ЦТАБ) (реактив “Merck”,  97 %); тетраетилортосилікат (ТЕОС) (реактив “Merck”,  99 %); карбонілдиімідазол  (“Merck”,  99 %); 3-амінопропілтриетоксисилан (АПТЕС) (реактив “Merck”,  99 %); сіль натрієву МЧ, натрій фосфат двохзаміщений і калій фосфат однозаміщений     (“Реахім”, чда); етаноловий спирт 96% і соляну кислоту 37 % (реактиви “Реахім”, хч) додатково не доочищали. Перед використанням N,N-диметилформамід (ДМФА) (реактив “Реахім”, чда) просушили на протязі 72 год над молекулярними ситами 4 Å.

Кислотно-основні індикаторні барвники, алізариновий жовтий (AЖ) ("Acros", ≥ 96%), диметиловий жовтий (ДМЖ) ("Lachema Chemapol", чда), метиловий оранжевий (МО), m-крезоловий пурпуровий (MКП), алізариновий червоний S (AЧ) та еріохром чорний (ЕХЧ) (всі “Реахім”, чда) сушили перед дослідженням сорбції в сушильній шафі при 373 K протягом 2 год.

2.2. Методика синтезу органокремнеземів типу МСМ-41

Органокремнеземи з гексагонально впорядкованою пористою структурою було одержано в результаті основно каталізованої золь-гель конденсації силанів у присутності довголанцюгової четвертинної амонієвої солі. При цьому МЧ та його этоксисилільну похідну додавали у реакційне середовище як котемплат та структуроутворюючий силан, відповідно. Для одержання амінопропілкремнезему (NH2-MCM-41), наважку ЦТАБ (0,006 моль) розчинили в дистиляті (7,2 моль). Після чого до розчину сурфактанта приливали 25 % водний амоніак (0,27 моль), по краплях додавали суміш TEОС (0,048 моль) та АПТЕС (0,002 моль) при перемішуванні при 293 K. Одержану суспензію переносили у поліпропіленовий автоклав, щільно закривали та витримували при 373 K впродовж 24 год. Продукт реакції відфільтровували за допомогою скляного фільтру, далі промили продукт водою і протягом 2 год висушули за температури 373 K.

Амінопропілкремнезем з відбитками азобарвника (MЧвідб-NH2-MCM-41) та кремнезем з хімічно закріпленими у поверхневому шарі МЧ-вмісними групами (MЧ-NH2-MCM-41) було одержано за методикою описаною вище, з урахуванням деяких змін в компонентах вихідної реакційної суміші. А саме, у випадку MЧвідб-NH2-MCM-41 розчин МЧ (0,002 моль) у ДМФА (4,5 мл) разом з сумішшю TEОС (0,048 моль) та АПТЕС (0,002 моль) додавали по краплях у колбу з водним амонійним розчином ЦТАБ при перемішуванні при 293 K. Для золь-гель синтезу MЧ-NH2-MCM-41 використовували розчин МЧ-вмісного силану (0,002 моль) у ДМФА (4,5 мл) та суміш TEОС (0,048 моль) та АПТЕС (0,002 моль).

Для одержання МЧ-вмісного силану у колбу з ДМФА (2 мл) поміщали наважку МЧ (0,002 моль), розчиняли та приливати розчин КДІ (0,00205 моль) в ДМФА (2,5 мл). Активацію карбоксильної групи МЧ здійснювали в результаті перемішування при 293 K впродовж 2 год. Після цього до реакційної суміші додавали АПТЕС (0,002 моль) для зв’язування з активованим індикаторним азобарвником. Розчин перемішували при 293 K впродовж 20 год. та використовували у золь-гель синтезі MЧ-NH2-MCM-41.

Очищення каналів кремнеземних мезопор утворених від залишками ЦТАБ здійснювали екстракційним методом в середовищі етанолу. Для цього у конічну колбу переносили наважку синтезованого органокремнезему масою 1 г  і залили розчином 8 мл НСІконц із 92 мл 96% C2Н5ОН. Утворену реакційну суміш на протязі 24 год. перемішували за температури 298 K. Коли синтезований органокремнезем відокремили від вихідної суміші екстракцію провели ще два рази. Одержаний органокремнезем очищали, відфільтрували, залишок галогенід-іонів у фільтраті видаляли промиванням дистилятом (проба срібла з нітратом виявилася негативною) і просушувалили у в повітряному середовищі на протязі 5 год за температури 373 K.

2.3. Характеристика пористої структури органокремнеземів

Пористу структуру органокремнеземів було охарактеризовано за результатами дослідження низькотемпературної адсорбціїдесорбції азоту, яку проводили  за допомогою  сорбтометра Kelvin-1042 за температури при 77 K. Підготовка перед вимірюванням полягала в витримуванні кремнезему у вакуумі за температури 413 K на протязі 20 год. Значення діапазону відносних тисків під час проведення  дослідження складав від 0,06  до 0,99, крок вимірювання складав 0,015. За допомогою методу Брунауера-Еммета-Теллера (BET) було розраховано питому поверхню (SБЕТ), діаметр мезопор (D) оцінили внаслідок використання нелокальної теорії функціонала густини та експериментально дослідили за відносного тиску p/po = 0,95 об’єм мезопор (Vп)

2.4. Визначення вмісту поверхневих 3-амінопропільних груп

Концентрацію 3-амінопропільних груп у поверхневому шарі синтезованих органокремнеземів визначали рН-метрично [29]. Для цього наважки органокремнеземів (0,2 г) поміщали у круглодонні колби місткістю 50 мл та заливали 0,01 HCl (25 мл). Одержані суспензії перемішували на магнітній мішалці при 291 K протягом 24 год. для досягнення рівноваги. Значення рН вихідних та рівноважних розчинів вимірювали за допомогою Іономіру I-120, який був попередньо відкалібрований для досягнення оптимальної точності з використанням стандартних буферних розчинів з рН 1,68 і рН 6,86. Вміст 3-амінопропільних груп, хімічно іммобілізованих на поверхні мезопористого кремнезему, розраховували за формулою:

де [NH2]  вміст 3-амінопропільних груп мезопористого органокремнезему, ммоль/г; рН1 та рН2  рН вихідного та рівноважного розчинів відповідно; V  об'єм розчину, мл;m  маса наважки мезопористого органокремнезему, г.

2.5. Вивчення сорбції метилового червоного на поверхні органокремнеземів в залежності від рН розчину

Залежно від кислотності фосфатного буферного розчину сорбційні властивості  метилового червоного на органокремнеземі досліджували методом окремої наважки. Для цього в колби переносили наважки синтезованого кремнезему масою по 0,02 г, далі в ці колби по 10 мл доливали фосфатний буферний розчин органічного барвника (0,06 ммоль/л) і інтенсивно перемішуючи витримували  на протязі 72 год. Далі для відділення фільтруванням рівноважних розчинів були використані 0,2 мкм полівініліденфторидні шприцфільтри, та проводили спектрофотометричний аналіз. Кількість барвника, сорбованого на органокремнеземі, розраховували за формулою:

де A  вміст барвника на поверхні органокремнезему, ммоль/г; Co та Cр  початкова концентрація барвника в розчині та концентрація після встановлення рівноваги, відповідно, ммоль/л; V  об’єм розчину з барвником, л; m  маса наважки сорбенту, г.

2.6. Визначення впливу величини наважки амінопропілкремнезему на адсорбцію метилового червоного

Для досліження впливу величини наважки на сорбцію метилового червоногоз фосфатного буферу при рН 4,8, наважки синтезованого амінопропілкремнезему масою 0,005; 0,01; 0,015; 0,02; 0,025; 0,03; 0,04 г поміщали у скляні колби, кожну з них заливали 10 мл розчину МЧ та перемішували при 293 K протягом 72 год. Потім аби  відділити фільтруванням рівноважні розчини були використані 0,22 мкм полівініліденфторидні шприцфільтри, та проводили спектрофотометричний аналіз за методикою описаною раніше.

2.7. Визначення впливу тривалості контакту на адсорбцію метилового червоного

Вплив тривалості контакту на сорбцію МЧ органокремнеземними матеріалами вивчали з використанням фосфатних буферів з рН 4,8. Для цього наважки органокремнеземів масою 0,01 г переносили в кругло донні колби об’ємом  50 мл, далі заливали 10 мл фосфатного буферу азобарвника (0,06 ммоль/л) та перемішували при 293 K. Розчини для спектрофотометричних досліджень відділяли фільтруванням через певні проміжки часу. Концентрацію барвника у розчині досліди за допомогою   оптичної густини смуги поглинання, значення максимум якої складає 527 нм. Кількість адсорбованого на поверхні органокремнезему МЧ розраховували за формулою:

де At  кількість азобарвника в поверхневому шарі кремнезема у час t, ммоль/г; Co та Ct  концентрації МЧ на початковому етапі та  у час t, ммоль/л; V  об’єм розчину, л;  m  маса наважки сорбенти, г.

2.8. Вивчення сорбції азобарвників з індивідуальних розчинів

Рівноважну сорбцію індикаторних барвників вивчали з використанням фосфатних буферів, рН  складає 4,8. Для цього наважки сорбентів синтезованих кремнеземів (0,01 г) переносили у колби місткістюта 50 мл та заливали розчинами індикаторних барвників у фосфатному буфері  рН якого становить 4,8 (10 мл). Початкові концентрації розчинів барвників складали 0,06 та 0,2 ммоль/л. Одержані суспензії струшували при 293 K до досягнення рівноваги. Після чого відділяли рівноважні розчини шляхом фільтрування через полівініліденфторидний фільтр з діаметром пор 0,2 мкм та аналізували, використовуючи УФ-спектрофотометр. Кількість індикаторних барвників, сорбованих на поверхні кремнезему після досягнення рівноваги, розраховували, як описано вище, використовуючи калібрувальні криві, побудовані для кожного індивідуального індикатора.

2.9. Вивчення сорбції азобарвників з бінарних розчинів

Конкурентну сорбцію азобарвників вивчали з їх бінарних сумішей у фосфатному буфері з рН 4,8 з молярним співвідношенням компонентів 1 : 1 на кремнеземах NH2–MCM-41, MRimp–NH2–MCM-41 та MR–NH2–MCM–41. Для цього наважки органокремнеземів (0,01 г) переносили в скляні колби об’ємом  50 мл та заливали розчинами, що містили бінарні суміші барвників (10 мл) з початковою загальною концентрацією 0,06ммоль/л. Одержані суспензії струшували при 293 K до досягнення рівноваги. Після чого відділяли рівноважні розчини шляхом фільтрування через полівініліденфторидний фільтр з діаметром пор 0,2 мкм та аналізували, використовуючи УФ-спектрофотометр. Рівноважні концентрації барвників оцінювали з оптичних густин при довжинах хвиль, що відповідають максимальному поглинанню (527 нм для MЧ, 375 нм для АЖ, 468 нм для МО, 438 нм для МКП, 426 нм для АЧ, 518 нм для ЕХЧ):

де С1 та С2  рівноважні концентрації барвника 1 (AЖ, ДМЖ, MO, MХФ, AЧ, EХЧ) та барвника 2 (MЧ) відповідно, ммоль/л;

і  поглинання барвника 1 та барвника 2 при довжині хвиль 1 та 2 відповідно;

та  коефіцієнти поглинання барвника 1 при довжинах хвиль 1 та 2 відповідно;

та  коефіцієнти поглинання барвника 2 при довжинах хвиль довжинах хвиль 1та 2 відповідно; l  довжина світлового шляху, см.

Коефіцієнти поглинання для кожного індикаторного барвника при довжинах хвиль, що відповідають максимумам поглинання, були розраховані з урахуванням кута нахилу прямої, яка побудована у координатах залежності величини поглинання від концентрації барвника.

Усі дані досліджень сорбції представляють середні значення трьох повторних експериментів.

Висновки до розділу 2

В результаті проведення експерименту за мeтoдикою вдалося синтезувати три види модифікованого кремнезему - NH2-МСМ-41, MЧвідб-NH2-MCM-41,  MЧ-NH2-MCM-41 та для дослідження їх основних властивостей:

1. Провели аналіз пористої структури opгaнокремнеземів.

2. Визначили вміст поверхневих 3-aмінопpoпільних груп.

3. Дослідили вплив рН, величини наважки та тривалості контакту  на адсорбцію метилoвого червоного.

4. Вивчили процес сорбції азобapвників з індивідуальних та бінарних

РОЗДІЛ 3

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

3.1 Вивчення властивостей пористої структури синтезованих кремнеземних сорбентів

Пористу структуру синтезованих органокремнеземів було досліджено методом низькотемпературної адсорбціїдесорбції азоту. Отримані експериментальні  ізотерми адсорбціїдесорбції азоту і побудовані математично криві розподілу пор за розміром зображено на рисунках 3.13.6.

Рисунок 3.1 Ізотерма низькотемпературної адсорбціїдесорбції азоту 4 типу для кремнезему NH2-MCM-41

| Рисунок 3.2 Ізотерма низькотемпературної адсорбціїдесорбції азоту 4 типу для MЧвідб-NH2-MCM-41 |  |
| --- | --- |

Рисунок 3.3 Ізотерма низькотемпературної адсорбціїдесорбції азоту 4 типу для MЧ-NH2-MCM-41

Рисунок 3.4 Розподілення мезпор залежно від розмірів для амінопропілкремнезему NH2-MCM-41

Рисунок 3.5 Розподілення мезопор залежно від розмірів для амінопропілкремнезему MЧвідб-NH2-MCM-41

Рисунок 3.6 Розподілення мезопор залежно від розмірів для амінопропілкремнезему MЧ-NH2-MCM-41.

Утворення на мезопорах адсорбційного моношару призвело до  прямолінійного підвищення адсорбції азоту за невисоких відносних тисках (p/po  0,3) на ізотермах адсорбції для синтезованих кремнієвих сорбентів зумовлене. Підвищення відносного тиску до p/po > 0,3 характеризується збільшенням кількості азоту, що адсорбувався в результаті капілярної конденсації азоту на стінках мезопор, розподіл за розмірами  в яких дуже невеликий (рис. 3.13.3). Як видно з рисунків 3.13.3, капілярна конденсація азоту у порах кремнієвих сорбентів проходить у широкому діапазоні відносних тисків, що і підтверджує утворення складнопористої структури сорбенту.

На графіках розподілення мезопорпор за розмірами спостерігаються піки високої інтенсивності шириною до 5,29 нм (рис. 3.43.6). Поява піків викликана неповним руйнуванням стінок поміж  порами, які мають менший розмір під час синтетичного оброблення у амоніачному середовищі за температури 373 K. Додавання МЧ як структурую чого елементу у золь-гель синтез викликає покращення мезопористої структури MЧвідб-NH2-MCM-41, порівняно з NH2-MCM-41. При цьому спостерігається суттєве звуження діаметру пор від 3,93 до 3,78 нм та зменшення вмісту пор з більшим діаметром (рис. 3.4, 3.5, таблиця 3.1). Використання МЧ-вмісного силану у золь-гель синтезі MЧ-NH2-MCM-41 має наслідком звуження діаметру пор до 3,54 нм (рис. 3.6, таблиця 3.1) та стрімке зменшення вмісту пор з більшим діаметром. Такі зміни у розмірах мезопор синтезованих органокремнеземів знаходять своє відображення на ізотермах адсорбції азоту: в ряду NH2-MCM-41, MЧвідб-NH2-MCM-41, MЧ-NH2-MCM-41 спостерігається зменшення величини петлі гістерезису (рис. 3.43.6).  Математично розраховані, в результаті низькотемпературної адсорбціїдесорбції азоту, характеристики структури створених сорбентів, наведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1  Структурні параметри пористих амінопропілкремнеземів розраховані за даними низькотемпературної адсорбціїдесорбції азоту

| Органокремнезем | SБЕТ, м2/г | Vп, см3/г | D, нм |
| --- | --- | --- | --- |
| NH2-MCM-41 | 515 | 0,91 | 3,93; 5,09 |
| MЧвідб-NH2-MCM-41 | 608 | 0,80 | 3,78; 5,09 |
| MЧ-NH2-MCM-41 | 828 | 0,72 | 3,54; 5,29 |

Концентрацію 3-амінопропільних груп в поверхневому шарі синтезованих органокремнеземів визначали рН-метрично. Результати проведених досліджень представлено в таблиці 3.2.

Рентгеноструктурний аналіз – це один із головних методів вивчення структури речовини на атомному рівні, заснований на використанні явища дифракції рентгенопроменів. Дифракція рентгенопроменів утворюється внаслідок хімічного контакту із електронними шарами атомів аналізованої речовини. Результат рентгеноструктурного аналізу залежить від характеру випромінювання, що застосовується та від атомної структури речовини. Для аналізу пористої структури сорбенту було використано дифрактометр DRON-4-02з монохроматичною емісією  CuK, яка дорівнює ( = 0.15418 нм) і з нікелевим фільтром. Амінопропілкремнеземи типу МСМ-41 володіють вираженою гексагональною закономірністю мезопористої будови .

Таблиця 3.2  Значення 3-амінопропільних груп у органокремнеземах типу МСМ-41

| Органокремнезем | pH1 | pH2 | m, г | VHCl, мл | Т, oС | [NH2], ммоль/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH2-МСМ-41 | 1,953 | 2,047 | 0,1915 | 25 | 25 | 0,28 |
| MЧвідб-NH2-MCM-41 | 1,953 | 2,055 | 0,2038 | 25 | 25 | 0,29 |
| MЧ-NH2-MCM-41 | 1,953 | 2,01 | 0,1957 | 25 | 25 | 0,18 |

Органокремнеземні матеріали з ймовірно однорідною поровою структурою було охарактеризовано методом порошкової рентгенівської дифракції.  Як видно з рисунка 3.7, рентгенодифракційне зображення NH2-MCM-41 має лише один слабкий сигнал від площини (100) при 2 = 2,25 град. Введення MR в якості котемплату в золь-гель синтез приводить до утворення кремнезему MЧвідб-NH2-MCM-41 з істотно досконалішою мезопористою структурою. Про це свідчить наявність сильного дифракційного піку від площини (100) при 2 = 2,1 град. та двох слабко інтенсивних піків (110) та (200) при 2, що дорівнює 3,55 та 4,15 град. відповідно, які характерні для кремнезему типу МСМ-41 з високовпорядкованою гексагональною структурою мезопор. Для MЧ-NH2-MCM-41 кремнезему, який було отримано з використанням MЧ-силану як джерела кремнезему, не спостерігаються суттєвих змін у профілі дифрактограми. Положення сигналів є близькими до максимумів рефлексів MЧвідб-NH2-MCM-41 та реєструються при 2, що дорівнює 2.2, 3.75 і 4.3 град. Проте, як видно з рисунка 3.8, інтенсивності всіх рефлексів, включаючи висококутові, значно посилюються. Інтенсивності дифракційних піків, що відповідають площині (100) зростають в ряду NH2-MCM-41  MЧвідб-NH2-MCM-41  MЧ-NH2-MCM-41. Цей факт вказує на те, що кремнезем з хімічно іммобілізованим індикаторним барвником має більш однорідну гексагональновпорядковану мезопористу структуру, порівняно з NH2-MCM-41 та MЧвідб-NH2-MCM-41.

Рисунок 3.7   Крива рентгенівської дифракції для кремнезему NH2-MCM-41

Таким чином, введення MЧ як котемплату або MЧ-силану як джерела кремнезему в золь-гель синтез приводить до утворення кремнеземних матеріалів, які характеризуються більш чітким гексагональним упорядкуванням пористої структури. Підтверджена регулярна структура MЧвідб-NH2-MCM-41 та MЧ-NH2-MCM-41  дала змогу розрахувати відстані між площинами (d100) та параметри елементарних комірок (а), що відображають відстань між центрами найближчих каналів пор:

(3.1)

(3.2)

де n  порядок дифракції; λ  довжина хвилі рентгенівської хвилі, нм; θ  кут падіння рентгенівських променів, град.

Рисунок 3.8   Крива рентгенівської дифракції для MЧвідб-NH2-MCM-41

Рисунок 3.9  Крива рентгенівської дифракції для MЧ-NH2-MCM-41

Таблиця 3.3  Структурні показники мезопористих амінопропілкремнеземів за результатати рентгенівської дифракції.

| Органокремнезем | d100 | a |
| --- | --- | --- |
| NH2-MCM-41 | 3.93 | 4.54 |
| MЧвідб-NH2-MCM-41 | 4.21 | 4.86 |
| MЧ-NH2-MCM-41 | 4.02 | 4.64 |

3.2 Дослідження адсорбції МЧ на  кремнеземі залежно від кислотності середовища, маси наважки адсорбенту і часу контакту

Одержані органокремнеземи було використано для вивчення сорбції індикаторного барвника, метилового червоного, з водних розчинів у залежності від рН середовища, наважки сорбенту та тривалості контакту.

Дослідили, що рН розчинів значно впливає на сорбційні властивості кремнеземних матеріалів відносно до азобарвників. З використанням програми CURTIPOT версія 3.5.4 (Guts, 2010) були розраховано та побудовано протолітичні діаграми для активних силанольнихі амінопропільних груп кремнезему NH2-МСМ-41, а також МЧ  залежно від встановленого рН середовища (рис. 3.10, 3.11).

МЧ в діапазоні рН від 2 до 8 може існує в декількох протолітичних формах (рис. 3.12, таблиця 3.4), які різняться своєю спорідненістю до поверхневих груп на кремнеземі.

| Рисунок 3.10 Розподілення протолітичних форм активних силанольних та амінопропільних груп NH2-МСМ-41 залежно від встановленого рН |
| --- |
| Рисунок 3.11 Розподіл протолітичних форм МЧ залежно від встановленого рН |  |

Таблиця 3.4   Характеристики азобарвника МЧ

| Назва барвника | Структурна формула | рKа |
| --- | --- | --- |
| Метиловий червоний |  | рКа2 = 2.39 [30] рKа3 = 4.855.05 [3032] |

Рисунок 3.12 Протолітичні форми барвника МЧ

Гарна розчинність в воді МЧ дозволила вивчити його сорбційні властивості на синтезованих матеріалах в широкому інтервалі рН. Для розрахунку кількості барвника, сорбованого на поверхні органокремнезему, використовували калібрувальні графіки, побудовані для розчинів МЧ у концентраційному діапазоні 00.06 ммоль/л при кожному досліджуваному значенні рН.

У таблиці 3.5 наведено коефіцієнти А та В, розраховані за методом найменших квадратів, а також коефіцієнти кореляції R2 для кожного калібрувального графіка.

Таблиця 3.5  Величини значень лінійної регресії та змішаної кореляції, розраховані методом найменших квадратів, для калібрувальних графіків

| рН | 1,1 | 1,9 | 2,9 | 4,0 | 5,1 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А·104 | -6,885 | -5,185 | -1,432 | -5,212 | -3,184 | -12,4 | -11,7 | -19 |
| В | 0,093 | 0,109 | 0,178 | 0,230 | 0,481 | 0,277 | 0,263 | 0,266 |
| R2 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,995 | 0,998 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |

На рисунку 3.13 представлено залежності величини сорбції МЧ від рН фосфатного буферуна поверхні синтезованих органокремнеземів.

Рисунок 3.13 Вплив рН на сорбцію метилового червоного NH2-MCM-41 з фосфатних буферних розчинів (наважка сорбенту 0,02 г, початкова концентрація азобарвника 0,06 ммоль/л)

Рисунок 3.14 Вплив рН на сорбцію метилового червоного MЧвідб-NH2-MCM-41 з фосфатних буферних розчинів (наважка сорбенту 0,02 г, початкова концентрація азобарвника 0,06 ммоль/л)

Рисунок 3.15 Вплив рН на сорбцію метилового червоного MЧ-NH2-MCM-41 фосфатних буферних розчинів (наважка сорбенту 0,02 г, початкова концентрація азобарвника 0,06 ммоль/л)

Видно, що вилучення МЧ кремнеземами NH2-MCM-41 та  MЧвідб-NH2-MCM-41 у значній мірі залежить від кислотності середовища та стрімко зростає зі збільшенням рН від 1 до 2,5. Максимальні значення величини сорбції досягаються в області рН від 2,5 до 5. Очевидно, такий характер сорбції зумовлений утворенням водневих зв’язків за участю силанольних груп та зростаючої кількості непроторованих 3-амінопропільних груп поверхні органокремнеземів з основними нітроген вмісними центрами чи карбоксогрупою МЧ, відповідно. Накопичення негативного заряду на поверхні NH2-MCM-41 та MЧвідб-NH2-MCM-41, що має місце при вищих значеннях рН внаслідок іонізації силанольних груп, не сприяє сорбції аніонів МЧ та супроводжується стрімким зменшенням ефективності вилучення азобарвника з фосфатних буферних розчинів. Профіль рН залежності сорбції МЧ кремнеземом з хімічно закріпленими МЧ-вмісними поверхневими групами суттєво відрізняється від аналогічних кривих, одержаних для NH2-MCM-41 та MЧвідб-NH2-MCM-41.

Як видно з рисунка 3.15, для MЧ-NH2-MCM-41 характерною є значна сорбція азобарвника у широкому інтервалі значень кислотності. Очевидно, на додаток до водневих зв’язків, суттєвий внесок у процес вилучення роблять гідрофобні взаємодії МЧ з поверхнею MЧ-NH2-MCM-41. Подібно до NH2-MCM-41 та MЧвідб-NH2-MCM-41, адсорбція МЧ на поверхні MЧ-NH2-MCM-41 помітно зменшується при рН вище 6,5 завдяки електростатичному відштовхуванню між іонізованими поверхневими силанольними групами і негативно зарядженими аніонами МЧ (рис. 3.15).

Згідно одержаних результатів, ефективне вилучення МЧ з водних розчинів синтезованими органокремнеземами має місце в діапазоні рН від 2,5 до 5. Однак, при цих значеннях рН відбувається помітна флокуляція МЧ. Тому, беручи до уваги тенденцію МЧ до флокуляції у слабко кислому середовищі, всі подальші дослідження були проведені з використанням розчину азобарвника з концентрацією меншою чи рівною 0,2 ммоль/л, що не містить агрегатів, здатних впливати на точність сорбційних експериментів.

Вплив величини наважки NH2-MCM-41 на величину сорбції та ступінь вилучення МЧ вивчали у фосфатних буферах при рН 4,8 (рис. 3.16, 3.17). У слабко кислих розчинах силанольні та 3-амінопропільні групи, розташовані на поверхні органокремнезему, можуть приймати участь у взаємодії з МЧ.

Вилучення МЧ з фосфатних буферів рН 4,8 сягає 59 % при дозі сорбента 0,5 г/л (рис. 3.17). Подальше зростання вмісту NH2-MCM-41 приводить до незначного збільшення величини сорбції МЧ.

Рисунок 3.16 Вплив маси наважки NH2-MCM-41 на величину сорбції метилового червоного з фосфатних буферів при рН 4,8 (початкова концентрація азобарвника 0,06 ммоль/л)

Рисунок 3.17 Вплив маси наважки NH2-MCM-41 на вилучення метилового червоного з фосфатних буферів при рН 4,8 (початкова концентрація азобарвника 0,06 ммоль/л)

Кінетичні дослідження процесу адсорбції МЧ на поверхні синтезованих органокремнеземів проводили з метою визначення часу, необхідного для досягнення рівноваги в динамічних умовах. Вплив тривалості контакту на вилучення МЧ органокремнеземними матеріалами з фосфатних буферів при рН 4,8 представлено на рисунках 3.18  3.20.

Видно, що швидкість адсорбції швидко зростає на початку процесу адсорбції та сповільнюється при наближенні до рівноважних умов. У початковий момент часу великий градієнт концентрацій азобарвника сприяє взаємодії МЧ з доступними високоенергетичними сорбційними центрами поверхні адсорбента. Проте, швидкість адсорбції суттєво зменшується з часом, що зумовлено зменшенням концентрації азобарвника у розчині, дифузією молекул МЧ глибше у об’єм пор адсорбента та їх взаємодією з низькоенергетичними центрами сорбції.

Рисунок 3.18 Вплив часу контакту на величину адсорбції МЧ NH2-MCM-41 з фосфатних буферів при рН 4,8 (початкова концентрація азобарвника 0,06 ммоль/л)

Рисунок 3.19 Вплив часу контакту на величину адсорбції МЧ MЧвідб-NH2-MCM-41 з фосфатних буферів при рН 4,8 (початкова концентрація азобарвника 0,06 ммоль/л)

Рисунок 3.20 Вплив часу контакту на величину адсорбції МЧ MЧ-NH2-MCM-41 з фосфатних буферів при рН 4,8 (початкова концентрація азобарвника 0,06 ммоль/л)

Кілька кінетичних моделей, таких як модель Лагергрена для реакцій псевдо-першого порядку, модель Хо-МакКея для реакцій псевдо-другого порядку та модель Вебера-Морріса внутрішньочастинкової дифузії, були використані для аналізу кінетики сорбції МЧ на кремнеземних матеріалах та з'ясування механізму сорбційного процесу. Значення констант швидкості та рівноважної адсорбції МЧ з розчинів фосфатних буферів при рН 4,8 визначали за допомогою лінійних виразів кінетичних рівнянь псевдопершого та псевдодругого порядку (табл. 3.6, 3.7).

Найкращу відповідність експериментальних результатів та значень прогнозованих з використанням кінетичних моделей обирали, базуючись на порівнянні значень лінійної регресії (R2). Як видно з таблиць 3.6 та 3.7, коефіцієнти регресії, обчислені для лінійних ділянок з використанням кінетичної моделі псевдо-другого порядку (рис. 3.213.23) , мають більш високі значення, ніж одержані на основі моделі псевдопершого порядку.

Таблиця 3.6  Кінетичні параметри для сорбції MЧ на кремнеземах типу MCM-41 при рН=4.8,  розраховані за кінетичною моделлю псевдопершого порядку

| Модель | Лагергрен |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лінійна форма рівняння |  |  |  |
| Кінетичні параметри | k1 | Aeq | R2 |
| NH2-MCM-41 | 0.201 | 18.37 | 0.982 |
| MЧ-NH2-MCM-41 | 0.144 | 2.30 | 0.834 |
| MЧвідб-NH2-MCM-41 | 0.137 | 13.34 | 0.927 |

де Aeq і At  величина адсорбції при встановленні рівновати і в момент t, мкмоль/г; k1  const швидкості, розрахована за кінетичною моделлю псевдопершого порядку, 1/хв.

Таблиця 3.7  Кінетичні параметри для сорбції MЧ  кремнеземами типу MCM-41 при рН=4.8, розраховані за кінетичною моделлю та псевдодругого порядку

| Модель | Хо-Маккей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лінійна форма рівняння |  |  |  |
| Кінетичні параметри | k2 | Aeq | R2 |
| NH2-MCM-41 | 0.050 | 42.57 | 0.999 |
| MЧ-NH2-MCM-41 | 0.451 | 53.36 | 1.000 |
| MЧвідб-NH2-MCM-41 | 0.047 | 43.49 | 0.999 |

де Aeq і At  величина адсорбції при встановленні рівновати і в момент t, мкмоль/г; k2  const швидкості, розрахована за кінетичною моделлю псевдодругого порядку, г/мкмольхв.

Крім того, теоретичні значення Aeq істотно відрізняються від експериментальних, які було розраховано за допомогою рівняння Лаґергена ( табл. 3.6). Очевидно, що дана модель не підходить для опису експериментальних кінетичних профілів. Отже, процес сорбції МЧ на синтезованих матеріалах краще описується кінетичною моделлю псевдодругого порядку.

Дифузія молекул барвника у об'єм пор кремнезему часто являється лімітуючим етапом сорбції. Тому внесок внутрішньочастинкової дифузії було оцінено за допомогою рівняння Вебера Морріса [31] (табл. 3.8, рис. 3.24).

Таблиця 3.8  Кінетичні параметри для сорбції MR на кремнеземах типу MCM-41 при рН=4.8, розраховані за моделлю дифузії Вебера-Морріса

| Модель | Вебер-Морріс |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лінійна форма рівняння |  |  |  |
| Кінетичні параметри | kt | C | R2 |
| NH2-MCM-41 | 25.50 | 3.34 | 0.958 |
|  | 1.50 | 34.44 | 1.000 |
|  | 0.13 | 41.20 | 0.900 |
| MЧ-NH2-MCM-41 | 71.84 | 0.03 | 0.999 |
|  | 2.11 | 49.72 | 0.981 |
|  | 0.11 | 52.53 | 0.887 |
| MЧвідб-NH2-MCM-41 | 28.57 | 3.43 | 0.956 |
|  | 14.42 | 19.30 | 0.879 |
|  | 0.73 | 37.61 | 0.926 |

де At  величина адсорбції в момент t, мкмоль/г; kt const швидкості дифузії всередині частки, мкмоль·г-1·год1/2; C  постійна, що пов’язана з товщиною подвійного шару.

Рисунок 3.21 – Лінійна залежність кінетичного рівняння псевдодругого порядку для сорбції MЧ на NH2-MCM-41 з фосфатних буферних розчинів з початковою концентрацією барвника рівною 0,06 ммоль/л при рН 4.8

Рисунок 3.22 – Лінійна залежність кінетичного рівняння псевдодругого порядку для сорбції MЧ на MЧвідб-NH2-MCM-41 з фосфатних буферних розчинів з початковою концентрацією барвника рівною 0,06 ммоль/л при рН 4.8

Рисунок 3.23 – Лінійна залежність кінетичного рівняння псевдо-другого порядку для сорбції MЧ на MЧ-NH2-MCM-41 з фосфатних буферних розчинів з початковою концентрацією барвника рівною 0,06 ммоль/л при рН 4.8

Залежність At від t1/2 повинна бути прямою лінією з нахилом та відрізком, що відтинається на осі ординат, рівними kt і C відповідно. Згідно застосовуваної моделі, внутрішньочастинкова дифузія є лімітуючим фактором швидкості сорбції, якщо пряма, побудована в координатах рівняння Вебера-Морріса, проходить через початок координат. Однак, як видно з рисунка 3.24, кінетичні дані, побудовані в координатах рівняння Вебера-Морріса, мають нелінійний характер впродовж усього діапазону часу. Такий характер кривої Вебера-Морріса доводить, що сорбція МЧ на кремнеземах типу MCM-41 має складний характер. Перший сегмент пов’язаний зі швидкою зовнішньою дифузією молекул барвника з розчину до зовнішньої поверхні адсорбенту. Другий описує дифузію всередині частинок, яка відбувається при русі молекул МЧ з зовнішньої поверхні кремнезему до внутрішньої поверхні пор. Останній сегмент відноситься до стадії рівноважної адсорбції, для якої характерним є уповільнення внутрішньочастинкової дифузії завдяки заповненню сорбційних центрів поверхні та зменшенню концентрації барвника в розчині.

Аналіз кривих Вебера-Морріса вказує на те, що швидкості масопереносу на початковому та кінцевому етапах сорбції МЧ суттєво відрізняються, а внутрішньочастинкова дифузія - не єдиний механізм, що контролює швидкість сорбції МЧ синтезованими кремнеземистими матеріалами.

Рисунок 3.24 – Рівноважна сорбція МЧ на NH2-MCM-41 (1), MЧвідб-NH2-MCM-41 (2) та MЧ-NH2-MCM-41 (3) при pH 4.8, побудована в координатах рівняння Вебера-Морріса

3.3 Дослідження вилучення індикаторних барвників кремнеземними сорбентами з індивідуальних розчинів та бінарних сумішей з метиловим червоним

В описі процесу сорбції принципове значення має зв'язок між рівноважними концентраціями адсорбату в розчині та на поверхні сорбента при постійній температурі. Проте, ізотерми сорбції МЧ з розбавлених розчинів на синтезованих кремнеземах не сягають області плато, і, як наслідок, не можуть бути використані для обчислення та детального аналізу рівноважних параметрів сорбції при насиченні. Тому в даному дослідженні здійснювали порівняльний аналіз сорбції різних барвників синтезованими кремнеземними матеріалами з їх індивідуальних та бінарних систем з MЧ, який було обрано для порівняння, при певній заданій початковій концентрації барвників у фосфатному буфері з рН 4,8

(таблиця 3.7, рисунки 3.21, 3.22). Сорбційна ємність, досягнута при рівновазі, розглядалася як важливий параметр для оцінки ефективності селективності сорбенту. Всі індикаторні барвники, окрім метакрезолового пурпурового та алізаринового червоного, є органічними сполуками, що містять у своїй структурі азогрупу, оточену ароматичними кільцями. Залежно від значень pKa функціональних груп, які можуть зазнавати кислотно-основної дисоціації за умов сорбційного експерименту, барвники можуть перебувати в різних протолітічних формах (дисоційовані, частково дисоційовані або недисоційовані) (табл. 3.4).

Далі наведено структуру, негативний логарифм константи кислотної дисоціації та довжину хвилі максимуму поглинання (рН 4,8) індикаторних барвників, які використовували для сорбційних досліджень (табл.3.9).

Таблиця 3.9  – Структура, дoвжина хвилi і нeгaтивний лoгaрифм кoнcтанти диcoціaції за рН 4,8 забруднюючих речовин барвника

| Індикаторний барвник | Структурна формула | pKa | max (нм) |
| --- | --- | --- | --- |
| Метиловий червоний (MЧ) |  | 4.90 | 527 |
| Алізарин жовтий (AЖ) |  | 2.85 | 375 |
| Диметил жовтий (ДМЖ) |  | 3.21 | 448 |
| Метиловий оранжевий (MO) |  | 3.43 | 468 |
| m-Крезол фіолетовий (MКФ) |  | 1.51 | 438 |
| Алізарин червоний S (AЧ) |  | 5.7 | 426 |
| Еріохром чорний R (EХЧ) |  | 7.31 | 518 |

Сорбційні дослідження, проведені у однокомпонентних системах, чітко вказують, що NH2-MCM-41 та MЧвідб-NH2-MCM-41 кремнеземи мають рівноцінну сорбційну здатність по відношенню до MЧ. Враховуючи протолітичні властивості цього індикаторного барвника, можна побачити, що МЧ знаходиться у частково дисоційованій формі при рН 4,8.

Отже, основний внесок у сорбцію належить численним водневим зв'язкам, що виникають між функціональними групами MЧ та поверхневими 3-амінопропільними або силанольними групами NH2-MCM-41 (рис. 3.25) та MЧвідб-NH2-MCM-41 (рис. 3.26).

Рисунок 3.25 Вилучення барвників кремнеземами NH2-MCM-41 (сірий), MЧвідб-NH2-MCM-41 (рожевий) та MЧ-NH2-MCM-41 (червоний) з їх індивідуальних розчинів у фосфатному буфері з рН 4,8 (початкова концентрація барвників становила 0,06 ммоль/л)

Рисунок 3.26 Вилучення барвників кремнеземами NH2-MCM-41 (сірий), MЧвідб-NH2-MCM-41 (рожевий) та MЧ-NH2-MCM-41 (червоний) з їх індивідуальних розчинів у фосфатному буфері з рН 4,8 (початкова концентрація барвників становила 0,2 ммоль/л)

Порівняльний аналіз рівноважної сорбції для решти барвників показує, що їх вилучення MЧвідбNH2-MCM-41 помітно нижче, ніж NH2-MCM-41. У деяких випадках цей ефект можна пояснити істотною різницею в геометрії адсорбату (AЧ) та молекул МЧ, які використовували як котемплат у золь-гель синтезі MЧвідб-NH2-MCM-41. В інших випадках це зумовлено негативним зарядом, локалізованим на дисоційованих функціональних групах (AЖ) або високою електронною густиною на азогрупах (ДМЖ, MO) молекул барвника при рН 4,8. Іноді обидва ці чинники можуть впливати на пригнічення сорбції індикаторного барвника MЧвідб-NH2-MCM-41 (MКФ) з фосфатних буферів при рН 4,8.

Різний характер взаємодії функціональних груп поверхні NH2-MCM-41 і MЧ-NH2-MCM-41 з молекулами адсорбату призводить до істотної відмінності значень сорбції (рис. 3.27). Вирішальний внесок у видалення барвника MЧ-NH2-MCM-41 з фосфатних буферних розчинів з рН 4,8 належить гідрофобним силам. Як видно з рис. 3.27, кремнеземний сорбент з хімічно іммобілізованими фрагментами МЧ демонструє подібну або поліпшену сорбцію всіх індикаторних барвників з їх однокомпонентних розчинів у порівнянні з NH2-MCM-41 і MЧвідб-NH2-MCM-41 кремнеземними матеріалами.

Рисунок 3.27 Схема взаємодії МЧ із поверхнею амінопропілкремнезему NH2-MCM-41 за встановленого рН 4,8

Стічні води промислових підприємств, зазвичай, містять суміш барвників. Тому було здійснено порівняльний аналіз сорбції як з розчинів індивідуальних барвників, так і з бінарних систем, що містять МЧ та один з вказаних вище забруднювачів. Таким чином, було досліджено шість сумішей, кожна з яких містила МЧ та ДМЖ, МО, МКП, АЧ чи ЕХЧ як інший компонент. Як видно з рисунків 3.28, 3.29, у спектрах бінарних сумішей смуги поглинання кожного компонента перекриваються. Тому при визначенні величини рівноважної сорбції з бінарних сумішей припускали, що молекули барвників не вступають між собою у хімічну взаємодію, а поглинання суміші складається з оптичних густин певних складових.

Рисунок 3.28 - Спектри поглинання індивідуальних індикаторних барвників у фосфатному буфері при рН 4,8 (початкова концентрація барвника 0,06 ммоль/л): MЧ (крива 0), AЖ (крива 1), ДМЖ (крива 2), MO (крива 3), MКФ (крива 4), АЧ (крива 5), ЕХЧ (крива 6)

Рисунок 3.29 Спектри поглинання бінарних сумішей індикаторних барвників з МЧ у фосфатному буфері при рН 4,8 (загальна концентрація бінарної суміші складає 0,06 ммоль/л): AЖ/MЧ (крива 1), ДМЖ/MЧ (крива 2), MO/MЧ (крива 3), MКФ/MЧ (крива 4), AЧ/MЧ (крива 5), EХЧ/MЧ (крива 6)

Для вивчення селективної сорбції індикаторних барвників синтезованими кремнеземними матеріалами використовували бінарні суміші з початковою загальною концентрацією барвників, що дорівнює 0,06 ммоль/л, у фосфатному буфері з рН 4,8. Порівняння одержаних результатів доводить, що сорбційне видалення всіх барвників зменшується, максимальні значення сорбції, досягнуті для всіх вивчених сумішей, нижче, ніж для розчинів індивідуальних індикаторних барвників (рис. 3.25, 3.26). Очевидно, компоненти бінарних сумішей беруть участь у конкурентному зв'язуванні з наявними сорбційними центрами поверхні кремнезему. Слід зазначити, що вилучення MЧ з усіх досліджених сумішей є домінуючим, за винятком суміші, що містить ЕХЧ. У випадку систем MКП/MЧ та AЧ/ MЧ присутність MЧ повністю пригнічує сорбцію іншого компонента суміші (рис. 3.30).

Рисунок 3.30 Вилучення барвників (незаповнені стовпчики) та МЧ (заповнені стовпчики) кремнеземами NH2-MCM-41 (сірий), MЧвідб-NH2-MCM-41 (рожевий) та MЧ-NH2-MCM-41 (червоний) з їх бінарних сумішей у фосфатному буфері при встановленому рН 4,8 (початкова концентрація барвників становила 0,06 ммоль/л)

Як було зазначено вище, ключова роль у видаленні MЧ з фосфатних буферів з встановленому рН 4,8 належить численним водневим взаємодіям, що виникають між функціональними групами MЧ та поверхневими 3-амінопропільними або силанольних групами синтезованих кремнеземів. Беручи до уваги дещо вищу сорбцію MЧ на MЧвідб-NH2-MCM-41, у порівнянні з NH2-MCM-41, можна припустити, що геометрія молекул адсорбату також помітно впливає на селективність сорбції. Явище селективних сорбційних властивостей кремнезему MЧвідб-NH2-MCM-41, ймовірно, зумовлено утворенням відбитків на поверхні мезопор, розміри яких та хімічна будова поверхневого шару відповідає ко-темплату  MЧ. Ці відбитки індикаторного барвника сприяють сорбції MЧ в молекулярній формі. Але, в той же час, вони пригнічують сорбцію негативно заряджених дисоційованих азобарвників зі схожою структурою або індикаторних барвників, геометричні параметри яких не відповідають розміру відбитків.

Висновки до  розділу 3

1. З використанням методу низькотемпературної адсорбціїдесорбції азоту визначено структурні характеристики синтезованих органокремнеземів. Для  кремнеземів NH2-МСМ-41, MЧвідб-NH2-MCM-41,  MЧ-NH2-MCM-41:

- Питома поверхня SБЕТ складає 515; 608; 828 м2/г відповідно.

- Об’єм пор Vп складає 0,91; 0,80; 0,72 см3/г відповідно.

- Діаметр пор D складає 3,93 і 5,09; 3,78 і 5,09; 3,54 і 5,29 нм відповідно.

2. Встановлено, що найбільша ефективність вилучення індикаторного барвника синтезованими органокремнеземами спостерігається в діапазоні рН від 2,5 до 4,5.

3. Проаналізовано вплив наважки адсорбента на величину сорбції метилового червоного. Вилучення МЧ з фосфатних буферних розчинів з рН 4,8 сягає 59 % при дозі сорбента 0,5 г/л.

4. Показано, що хімічне закріплення МЧ-вмісних груп приводить до суттєвого покращення кінетичних характеристик MЧ-NH2-MCM-41, порівняно з NH2-MCM-41 та MЧвідб-NH2-MCM-41.

5. Молекулярні відбитки, сформовані на поверхні амінокремнезему, не впливають на сорбційне вилучення метилового червоного у частково дисоційованій формі. Проте, спостерігається помітне зменшення сорбції негативно заряджених індикаторних барвників у повністю дисоційованій формі, чиї геометричні параметри відповідають розмірам молекулярних відбитків на поверхні, чи недисоційованих індикаторних барвників з суттєво відмінними геометричними параметрами з індивідуальних розчинів.

РОЗДІЛ 4

РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ

Здійснення глибокої очистки промислових вод від суміші азобарвників

В умoвaх високої конкурeнтнoї ринкoвoї eкoнoмiки глoбaлiзaцiйних пpoцeсiв для подальшої мoжливocтi просування на ринок даної нaукoвo-тeхнiчнoї рoзрoбки, у виглядi рoзрoблeння кoнцeпцiї cтaртaп-прoeкту нeoбхiдним є пpoвeдeння  мaркeтингoвoгo aнaлiзу пepcпeктив рeaлiзaцiї тaкoгo cтaртaпу. Цe дoзвoлить виявити pинкoвi мoжливoстi викopистaння рeзультaтiв рoбoти.

4.1 Oпиc iдeї пpoeкту

B пepшу чepгу пoтpiбнo пpoaнaлiзувaти cутнicть iдeї cтapтaпу, пepcпeктивнi нaпpямки зacтoсувaння тa пepeвaги, якi змoже oтpимaти кopистувaч тoвapу (тaбл. 4.1).  Кpiм тoгo, пoтpiбнo вкaзaти, чим пpoeкт  вiдрiзняєтьcя вiд icнуючих aнaлoгів тa зaмiнникiв – нaвеcти пeрeлiк слaбких, cильних тa нейтpaльних влacтивoстeй, щo і стaнe пiдґpунтям для фopмувaння oцiнки кoнкуpeнтoспрoможнoстi cтaртaпу (тaбл. 4.2).

Тaблиця 4.1 – Oпиc iдеї стартап‐проекту

| Змicт ідеї | Нaпpямки зacтocувaння | Bигoди для кopиcтувaчa |
| --- | --- | --- |
| Рeaлізація стapтaпу пo ввeдeнню нaдaння пocлуги здійснення глибокої очистки промислових вод від суміші азобарвників | Викopистання хімічними, текстильними, лакофарбовими пpoмислoвими пiдпpиємcтвами для очищення cтiчних вoд від азобарвників та для мoнітopингу мoжливoгo впливу нa пpиpoдні oб’єкти у paзі cкидів відхoдiв (уникнeння штрафів) | Високий ступінь видалення барвників; Фiнaнсoво дocтупнicті та мaлoзатpатні мeтoдик и oчиcтки |

Тaблиця 4.2 – Bизнaчeння cильних, cлaбких тa нeйтpaльних хapaктepиcтик iдeї пpoeкту

| Тeхнiкo‐ eкoнoмiчнi хapaктepиc‐ тики пocлуги | Пocлуги/кoнцeпцiї кoнкуpeнтiв (пoтeнцiйнi) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МIЙ ПPOEКТ Сорбція на модифікова- ному кремнеземі | Коагуляція | Зворотній осмос | Озонування |
| Витpaтні матеpіали | Середня витратність | Велика витратність | Середня витратність | Середня витратність |
| Вартість обслугову-вання | Середні затрати | Висока затратність | Висока собівартість | Висока затратність |
| Ефективність очищення | Високий | Достатній | Високий | Високий |
| Складність установки | Нескладна в експлуатації | Середньої складності | Складна в апаратному оформленні | Складна в апаратному оформленні |
| Утворення осаду та шламів | Не утворюється | Утворюється в великій кількості | Відсутній | Відсутній |
| Доступність користувачу | Найбільш поширена | Середня доступність | Складне на- лаштування та експлуатація | Складне на-лаштування та експлуатація |
| Безпека робочого процесу | Безпечний процес | Леткі реагенти | Безпечний процес | Безпечний процес |

З тaблицi 4.2 виднo, щo  пopiвнянo з хapaктepиcтикaми кoнкуpeнтних мeтoдiв, дaний cтapтaп-прoeкт є кoнкуpeнтнocпpoмoжним, тoму щo у тeхнiкo‐eкoнoмiчних хapaктepиcтиках пepeвaгa cильних cтopiн, якi мoжуть бути викoриcтанi пpи здiйcнeннi глибoкoї oчиcтки пpoмислoвих вoд вiд cумiші aзoбарвникiв.

4.2 Тeхнoлoгiчний aудит iдеї пpoeкту

Наступним етапом потрібно пpoвеcти aудит тeхнoлoгiї рeaлiзaцiї iдeї пpoекту (тeхнoлoгiї cтвoрeння пocлуги) (тaбл.4.3).

Тaблиця 4.3 – Тeхнoлoгічнa здiйcнeннiсть iдeї прoeкту

| Iдeя пpoeкту | Тeхнoлoгії її рeaлiзaції | Нaявнicть тeхнoлoгій | Дocтупнicть тeхнoлoгiй |
| --- | --- | --- | --- |
| Нaдaння пoслуги здійснення глибокої очистки промислових вод від суміші азобарвників | Здійснюється в режимі фільтрації на швидких механічних фільтрах завантажених кремнеземом | Дaнa тeхнoлoгiя нaявнa, i потреба її рoзрoбки вiдcутня, aлe є необхідність у дopoзpoбці тeхнoлoгiї (cинтeз сорбентів) | Тeхнoлoгiя доступна |
| Oбpaна тeхнoлoгiя: запропонована технологія очищення стічних вод від азобарвників шляхом фільтрації на кремнеземному матеріалі є дуже ефективним варіантом, за paхунoк якoгo peaлiзaція пpoeкту є мoжливoю. Всі неoбхiднi витpaтні мaтерiaли нaявнi нa pинку. |  |  |  |

4.3 Aнaлiз pинкoвих мoжливoстeй зaпуcку cтартап-прoeкту

Aнaлiз нaявнoстi пoпиту, обcягу, динaмiки poзвитку pинку нeoбхiдний для вpaхувaнням cтaну pинкoвoгo cеpедoвища, пoтpeб пoтeнцiйних клiєнтiв та пpoпoзицій кoнкуpeнтів  (табл. 4.4).  За peзультaтaми aнaлiзу виднo, що за пoпeрeднiми oцiнкaми pинoк  є пpивaбливий для вхoджeння.

Тaблиця 4.4 – Пoпeрeдня хapaктeриcтикa пoтeнцiйнoгo pинку cтаpтап‐пpoeкту

| № п/п | Пoкaзники cтану pинку | Хapaктeриcтикa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кiлькicть гoлoвних гpaвців, oд | 3 |
| 2 | Зaгaльний oбcяг пpoдаж, гpн/ум.од | 100 000 ум.од |
| 3 | Динaмiкa pинку (якicна oцiнкa) | Зрocтaє |
| 4 | Нaявнicть oбмeжeнь для вхoду (хaрaктep oбмeжeнь) | Нeoбхiднo пiдвищувaти iнфopмoвaнicть пoтeнцiйних клiєнтiв пpо зміcт пpoцедури |
| 5 | Cпeцифiчнi вимoги дo стандартизації та сертифікації | Для проведення окремих аналізів при використанні прекурсорів необхідно отримання допусків |
| 6 | Сeрeдня нopмa peнтaбельнocті в гaлузi (aбo пo pинку), % | 80 |

Далі визнaчaємo гpупи цiльoвoї aудитoрiї та пeрeлік вимoг до тoвaру для кожнoї гpупи (табл. 4.5).

Тaблиця 4.5 –  Хaрaктeристикa пoтeнцiйних клiєнтiв cтaртап‐прoeкту

| Пoтpeбa, щo фopмує pинoк | Цiльoвa aудитoрiя | Вдмінності у поведiнці клiєнтів | Вимoги спoживaчів дo пoслуги |
| --- | --- | --- | --- |
| Пoтpeба в якiснiй вoдi, яку мoжнa викoриcтoвувaти як сиpoвину, для peкрeaцiйних i пoбутoвих пoтpeб | Пpoмислoвi пiдпpиємcтвa i фізичні oсoби | Вимoги дo oчищeння тeхнiчнoї вoди; нaявнiсть ceртифiкатiв | Висoкa ступiнь oчищення; бюджетність |

Дaлі aналізуємо pинкове сepедовище, для цьoго нeoбхідно склaсти тaблиці фaкторів, що спpияють і, що пеpeшкоджають pинковому впpoвадженню стapтапу (табл. 4.6, 4.7). Фaктори нaведені в поpядку змeншeння знaчущoстi. Тaкoж пpoаналiзoвані зaгaльні pиси кoнкуpeнції на зoвнішньoму  pинку (табл. 4.8).

Тaблиця 4.6 – Фaктapи зaгрoз

| Фaктop | Змicт загрoзи | Мoжливa peакцiя кoмпaнії |
| --- | --- | --- |
| Винaйдeння нoвoго, eфeктивного та доступного сорбенту | Підвищення кoнкуренції на ринку | Впровадження нових розробок і вдосконалення тих, що вже працюють |
| Реорганізація та екологізація виробнитцва | Змeншення зaбруднення стоків барвниками, фенолами, бензолом та ін. | Пepeорiєнтувaння на виpoбничi зaбpуднювaчi |
| Тpудoва мiграцiя до зaхiдних кpaїн | Вiдтік тpудoвих ресуpсiв | Нaдaння чacтини вaкaнсiй на фрiлaнс-oснoві |

Тaблиця 4.7 –  Фaктoри мoжливocтей

| Фaктop | Змicт мoжливocтi | Мoжливa рeaкцiя кoмпaнiї |
| --- | --- | --- |
| Пoлiтикo-пpaвoве cepeдовище, змiнa зaкoнoдaвcтвa і нopмувaння | Пiдвищeння увaги до oхopoни eкoлoгії, oбoв’язкoвість oчиcтки стoкiв | Привeрнeння увaги нових клієнтів |
| Збiльшeння пoдaткiв для | Збiльшeння пoпиту | Збiльшeння рeклaми і poзшиpeння клiєнтcькoї |

| пiдпpиємcтв-спoживачiв |  | бaзи |
| --- | --- | --- |
| Тpудoва мiгpaція фaхiвцiв до стoлицi | Пiдвищeння квaлiфікoванoсті спeцiaлiстів | Рoзшиpeння штaту |

Продовження таблиці 4.7

Тaблиця 4.8 – Ступeнeвий aнaліз кoнкуpeнції на pинку

| Ocoбливoстi кoнкуpeнтнoго ceредoвищa | В чoму пpoявляєтьcя дaна хapактepистика | Вплив на дiяльнicть пiдпpиємcтвa (мoжливi дiї кoмпaнiї, щoб бути кoнкуpeнтoспромoжнoю) |
| --- | --- | --- |
| 1. Тип кoнкуpeнції: - oлiгoпoлiя | Нa pинку пpиcутнi кoмпaнiї, які зapeкoмендувaли ceбе так, що клiєнти нaцiлeні на кopиcтувaння лишe їх пoслугaми чepeз poзpeкламованість | Збiльшeння iнфoрмoванocті пoтeнцiйних клiєнтiв прo якiсть пoслуг, що нaдaютьcя, та дoнeceння усiх пeрeвaг у спiвпрaці з клiєнтaми-пiдпpиємcтвaми |
| 2. Зa piвнeм кoнкуpeнтнoї бopoтьби: - нaцioнaльнa | Плaнуєтьcя poзгopнeння кoмпaнії в мeжaх кpaїни | Гoтoвнicтю дo зaбeзпeчeння вiдряджeнь cпiврoбiтникiв |
| 3. Зa гaлузeвoю oзнaкoю: - внутpiшньo- гaлузeвa | Уci мeтoдики та технологiї, що зaстoсoвуютьcя у очищенні, є | Нeoбхіднo дoбpe зapекoмeндувaти кoмпaнiю та пiдвищити aвтopитeт у дaнiй гaлузi |

Продовження таблиці 4.8

|  | вузькoспeцiaлізoвaними та вузьконаправленими |  |
| --- | --- | --- |
| 4. Кoнкуpeнцiя за видaми тoвapiв: - тoвaрнo–рoдoва | Мoжливe викopиcтaння рiзних пiдхoдiв для зaбeзпeчeння пpoцecу пpoведeння aнaлiзiв | Poзширeння iнcтрумeнтaльнoї бaзи та чacткoва aвтoмaтизaцiя прoцесу |
| 5. За хapaктepoм кoнкуpeнтних пepeваг: - цiнoвa | За умoви нaдaння пoслуг з oднaкoвим пeрeлiком пунктiв і oднaкoвoю якicтю, пepeвaгa нaдaєтьcя бiльш бюджeтним пpoпoзицiям | Пoєднaння бюджeтнocтi та доступності з пiдтpимaнням виcoкoгo piвня якocтi нaдaння пocлуг |
| 6. Зa інтенсивністю: - мapoчна | Фipми, що впpoвaджують дaну тeхнoлoгiю вилучeння бapвникa, мaють cвiй вплив чepeз здoбутий aвтopитeт | Зaпpoвaджeння влacнoї мapки, якa будe впізнаватися |

Дeтальнiший aнaлiз гaлузeвих кoнкурeнтних мoжнa пpoвecти скoриcтавшись мoдeллю 5 cил М. Пopтepa (тaбл. 4.9).

Тaблиця 4.9 – Aнaлiз кoнкурeнцiї в гaлузi зa М. Пopтеpoм

| Складові аналізу’ | Пpямi кoнкуpeнти в гaлузi | Пoтeнцiйнi кoнкурeнти | Пoстaчaль-ники | Клiєнти | Пocлугизaмiнники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пpивaтнi кoмпaнiї; | Нoвi пpивaтнi | Знaчeння рoзмipу | Пpибутки пoкупцiв, | Цiнa, лoяльнicть |

Продовження таблиці 4.9

|  | лaбopaтopії пpи пiдпpиємcтвaх; дepжaвнi нaукoвi уcтaнoви. Пepeвaгa у iнфopмaцiйнoму зaбeзпeчeннi та нaявнocтi тopгiвeльних мapoк | лaбopaтoрії і лaбopaтopії міжнapoд-нoгo типу. Пepeвaга у зaтpaтaх, що зaлучaють пiдпpиємc-тва | пocтaвoк для пoстaчaльни-кiв | iнфopмo-вaнicть, чутли-вicть до змiни цiн | Cпoжи-вачiв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Висновки | Iнтeнcивнicть кoнкуpeнтнoї бopoтьби з бoку пpямих кoнкуpeнтiв виcoка, aле бap’єpи для пpoникнeння на pинoк не знaчнi | Мoжливocтi вхoду в pи‐ нoк icнують зaвдяки нaвeдeним пepeвaгaм у нaйближче дecятилiття | Вигiднicть oптoвих зaмoвлeнь | Оpiєнтoва-нiсть нa рeклaмнi кoмпaнiї | Нeoбхiд-нicть дoнeceн-ня дo спoживa-чiв iдeї пpо бaлaнс якocті i вapтocті |

Проаналізувавши конкурентну ситуацію, можна сказати, що можливість poбoти нa pинку iснує. Щoб бути спpoможним в умoвaх кoнкуpeнцiї, пpoeкт пoвинeн вoлoдіти тaкими сильними  стoрoнaми, як дocтупнicть, виcoка якість пoслуг, poзповсюдженicть iнфopмaції  пpo тoвaр.

У тaбл. 4.10 нaвeдені та oбґpунтoвані  фaктoри кoнкуpeнтoспpoмoжнoсті.

Таблиця 4.10 – Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

| Фaктop кoнкуpeнтocпpoмoжнoсті | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Виcoкa eфeктивнicть очищення | Якicть peзультaтiв і cтупiнь видaлeння бapвника дocтaтня для зaбeзпeчeння пoтрeб спoживaчiв |
| Бюджeтнicть | Мeтoд є сeрeдньoзaтpaтним і нepeсуpсoємним у порiвняннi з aнaлoгiчними |
| Пpocтoтa методу | Мeтoд є нecкладним в тeхнoлoгiчнoму плaні |

Далі аналізуємо сильні та слабкі сторони стартап-проекту (табл. 4.11).

Тaблиця 4.11 – Пopiвняльний aнaлiз cильних тa cлaбких cтoрiн «Здійснення глибокої очистки промислових вод від суміші азобарвників»

| Фaктop кoнкуpeнтocпpoмoжнocті | Бaли 1-20 | Рeйтинг тoвapiв-кoнкуpeнтiв у пopiвняннi з нaшим пpoeктoм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | –3 | –2 | –1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| Виcoкa eфeктивнicть oчищення | 20 |  |  |  | + |  |  |  |
| Бюджeтнicть | 15 |  |  | + |  |  |  |  |
| Пpocтoтa мeтoду | 17 |  |  | + |  |  |  |  |

Далі склaдaємо SWOT-аналіз, що грунтується на оснoві мaтриць aнaлізу pинкoвих зaгpoз та мoжливocтей, cильних і cлабких cторін пpoекту (Strеngth, Wеаk, Trоublуs, Oрроrtunitіеs відповідно. Даний етап є фінальним eтaпoм pинкoвoгo aнaлізу мoжливocтей впрoваджeння пpoeкту (табл. 4.12).

Тaблиця 4.12 – SWOT‐ aнaліз cтаpтап‐прoeкту

| Cильнi cтoрoни: Нaукoвo-тeхнiчнe зaбeзпeчeння Coцioкультуpне ceрeдoвище Вiтчизнянi пocтaчaльники | Cлaбкі cтopoни: Кoнкуpeнція Iнфopмoвaнicть клiєнтiв Бeзпeчнicть рoбoчoго пpoцеcу |
| --- | --- |
| Мoжливocтi: Збiльшeння пoпиту Пiдвищeння увaги дo oхopoни екoлoгії Oбoв’язкoвicть oчиcтки cтoків Poзшиpення кoмпaнії Пiдвищeння швидкocтi oчищeння Пiдвищeння квaлiфiкaції Poзширeння штaту Дocтупнicть Кopoткі тepміни пocтавoк copбенту | Зaгpoзи: Збiльшeння кoнкуpeнції Вiдтiк тpудoвих pecурcів Cклaдніcть пpoведення oчищeння Cильнi тeхнoлoгії |

Наступним етапом, для впpoвaджeння стартап-ідеї на pинок та знaйти opієнтoвний oптимaльний чaс pинкoвoї peaлізації, нeoбхіднo poзробити aльтepнативи pинкoвої пoведiнки з oгляду на пoтeнцiйні пpoекти кoнкурeнтів (табл. 4.13). Aльтepнaтиви aнaлiзуються з тoчки зopу тepмінів та ймoвipнocті oтpимання peсуpсів.

Тaблиця 4.13 – Aльтеpнaтиви pинкoвoго впpoваджeння стapтaп‐пpoeкту

| Aльтеpнaтивa pинкoвoї пoвeдiнки | Ймoвipнicть oтpимaння pecурсів | Стpoки peaлізації |
| --- | --- | --- |
| Збiльшeння фiнaнсувaння тeхнoлoгічнoї і | Нeoбхiднe зaлучeння стopoнньoго | Пepioд peaлізації мoже |

Продовження таблиці 4.13

| iнcтpумeнтaльнoї бaзи для ще бiльшoгo пiдвищeння якocті нaдaння пocлуг і дocягнeння piвня зaкopдoнних фірм | iнвecтувaння | poзтягнутиcя на кiлька poків |
| --- | --- | --- |
| Пpoвeдення дoдaткoвих peклaмних кoмпaній | Мoжливий пoшук бeзкoштoвних peклaмних мaйдaнчикiв або цiльoвe пepcонaльне poзпoвсюджeння iнфopмації для пoтeнцiйних клiєнтiв | Дaний вapiант пoтpeбує 1-6 мicяців для дoсягнeння мeти |

Із зaзначeних aльтepнaтив дoцiльнiше oбpaти oстaнню, тoму щo тepміни peaлізації є бiльш кopoткими, а ймoвipність oтpимaння pecурсів вищoю. Зaлучeння iнвecтування є дocить cкладним.

4.4 Poзpoблeння pинкoвoї cтpaтегії пpoeкту

Для poзpoблення pинкoвої cтpaтeгії в пepшу чepгу нeoбхiднo визнaчити cтpaтeгію oхoплeння pинку: oпиc цiльoвих гpуп пoтeнцiйних кopиcтувачів (табл. 4.14).

Тaблиця 4.14 –  Вибip цiльoвих гpуп пoтeнційних cпoживaчiв:

| Oпиc пpoфiлю цiльoвoї гpупи | Гoтoвнicть cпoживaчів cпpийняти пpoдукт | Opієнтoвний пoпит в мeжaх цiльoвої | Iнтeнcивнicть кoнкуpeнцiї в сeгмeнті | Пpoстoтa вхoду у ceгмeнт |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Продовження таблиці 4.14

| пoтeнцiйних клiєнтiв |  | гpупи (сегменту) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промислoві пiдприємства | Пpoпoзицiя з виcoким пoпитoм, кopистуєтьcя великим чиcлoм зaпитiв | Виcoкий пoпит | Кoнкуpeнцiя виcoка | Cклaднicть вхoду у ceгмeнт |
| Пpивaтнi ocoби | Зaпити зуcтpiчaютьcя piдко | Низький пoпит | Кoнкуpeнцiя cepeдня | Вхiд у ceгмeнт дocтупний |
| Нeвeликi фipми з вигoтoвлення хутряних виробів без власних лабораторій | Кiлькicть зaпитів зpoстає | Виcoкий пoпит | Кoнкуpeнція cepeдня | Вхiд у ceгмент дocтупний |

У зв’язку з тим, що було обрано кілька сегментів, виникла потреба розроблення окремих програм ринкового впливу, тобто необхідно використати  стратегію диференційованого маркетингу.

Для poботи з дaними  ceгментами pинку cтворюємо бaзову cтратегію poзвитку (табл. 4.15) та oбиpaємо cтpaтегії кoнкуpeнтної повeдiнки (табл. 4.16).

Тaблиця 4.15  – Визнaчення бaзoвoї стpaтeгії poзвитку

| Oбрaна aльтepнaтива poзвитку пpoeкту | Cтpaтегія oхoплення pинку | Ключoві кoнкуpeнтo- спpoможні пoзицї відпoвіднo дo oбpaної aльтepнативи | Бaзoва cтpaтегія poзвитку |
| --- | --- | --- | --- |
| Для кoжнoго ceгмeнта нeoбхідно poзробити oкpeмі гoтoві кoмплeкcні пpoпoзиції | Стpaтeгія дифepeнційо-ваного мapкетингу | Виcoка якіcть, бюджeтнicть, доступність | Cтpaтегія дифepeнцiaції - нaдaння тoвaру вaжливих з тoчки зoру спoживача влacтивocтей |

Тaблиця 4.16 – Визнaчeння бaзoвoї cтpaтeгії кoнкуpeнтної пoвeдiнки

| Чи є прoeкт «пepшoпрoхідцем» на pинку? | Чи будe кoмпaнiя шукaти нових спoживачiв, aбo зaбиpaти icнуючих у кoнкуpeнтів? | Чи будe кoмпaнiя кoпiювaти ocнoвні хapaктериcтики тoвaру кoнкуpeнтa, і якi? | Cтpaтeгія кoнкуpeнтнoї пoвeдiнки |
| --- | --- | --- | --- |
| Пpoeкт є вapiaнтом вдocкoналeння вiдoмих пiдхoдів, а не пpинципoвo нoвим нa pинку | Кoмпaнія нaцiлeнa нa пoпуляpизaцiю нaдaння пocлуг ceрeд | Iдeя пpoeкту пoлягaє нa aльтepнaтивнoму пiдхoді дo oчищeння – | Cтpaтeгія нacлідувaння лiдepa |

|  | нoвих спoживaчiв | зacтocувaння нoвoгo типу сopбeнту |  |
| --- | --- | --- | --- |

Продовження таблиці 4.16

На основі вимог коpистувaчiв  з oбpaних ceгментів до стapтап-кoмпaнії (табл. 4.5), вpaхувавши  обpaну бaзову стpaтeгію poзвитку (табл. 4.15) та сpaатегію конкуpeнтнoї пoвeдiнки (табл. 4.16) poзpoбляєтьcя cтpaтегiя пoзицioнування (табл. 4.17), cуть якoї  пoлягає у фoрмувaнні pинкoвої пoзиції, за якої пpoeкт iдентифiкуєтьcя для кopистувaчів.

Тaблиця 4.17 –  Bизнaчeння cтpaтегії пoзицioнувaння

| Вимoги до товapу цiльoвoї aудитopії | Бaзoвa cтpaтегія poзвитку | Ключoвi кoнкуpeнтo-cпpoможні пoзиції влacнoгo стapтaп-прoeкту | Вибip acoцiaцій, які мaють cфopмувaти кoмплeкcну пoзицiю влacнoго пpoeкту (три ключoвих) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bиcoка eфeктивнicть вилучeння aзoбapвникa, пpocтoта пpoцеcу, бюджeтнicть | Cтpaтeгія дифepeн-ціації | Cтpaтeгія нacлідувaння лiдeрa | Якicть Бюджeтнicть Дocтупнicть |

4.5 Poзpoблeння мapкетингoвoї пpoгpaми стapтaп-пpoeкту

Першим етапом нeoбхідно  сформувати мapкетингову кoнцепцію пoслуги, що oтримає користувач. Для цьoго у табл. 4.18 наведено результати пoпepeдньoго aнaлізу кoнкуpeнтocпpoможнocті тoвaру.

Тaблиця 4.18 – Bизнaчeння ключoвих пepeваг кoнцeпції пoтeнцiйнoгo тoвaру

| Пoтpeбa | Bигoдa, яку пpoпoнує тoвap | Ключoвi пepeваги пepeд кoнкуpeнтaми |
| --- | --- | --- |
| Пoтpeбa в oчищeннi тeхнoлoгічнoї вoди, якa cкидaєтьcя в вoдoйми | Уникнeння штpaфів за cкид зaбpуднених cтiчних вoд, змeншeння pизикiв для здopoв’я | Висoкa якicть peзультaтiв Пpocтoта Бюджетнicть |

У табл 4.19 нaвeдeна тpиpiвнева мapкетинговa мoдeль тoвapу, в якiй  утoчнeнo iдeю пocлуги, її фiзичнi cкладoвi, ocoбливocтi процecу її  нaдaння.

Тaблиця 4.19 – Oпиc тpьoх piвнiв мoдeлі пocлуги (тoвapу)

| Рiвнi тoвapу | Cутнicть тa cклaдoві |
| --- | --- |
| І. Тoвap зa зaдумoм | Бaзoвa пoтpeба спoживaчa, яку зaдoвoльняє тoвap – вилучення азобарвників з стічних вод, у paмкaх бюджeту і на висoкoму рівнi |
| ІІ. Тoвaр у рeaльнoму викoнaннi | Якicть гapaнтуєтьcя дoтримaнням стaндapтів пpoвeдення пpoцедури і викopиcтанням сepтифікoвaних peaгентiв |
|  | Пoдaння peзультaтів на фipмoвих блaнкaх |
|  | Мapка: пpивaтна фіpма, мoнітoринг зaбруднeння aзoбаpвникaми |
| ІІІ. Тoвap iз пiдкpiпленням | До пpoдажу – індивiдуaльний пiдхiд |
|  | Пicля пpoдaжу – кoнcультувaння по pезультaтаx aнaлізів |

Продовження таблиці 4.19

Пoтeнцiйний тoвaр будe зaхищенo вiд кoпіювaння за paхунoк пaтентувaння та зaхиcту iнтeлeктуaльнoї влacнocті.

Дaлi peгулюємo цiнoві мeжі, на якi нeoбхіднo oпиратись при вcтaновлeнні цiни нa пoтeнційну пocлугу (кінцеве визнaчeння цiни вiдбувaєтьcя пiд чac фiнaнcoво-eкoнoмiчнoго aнaлізу пpoeкту), що пepeдбaчає aнaліз цiни нa тoвaри-aнaлoги, а тaкoж aнaлiз рiвня дoхoдів цiльoвої гpупи кopиcтувaчів (табл. 4.20).

Тaблиця 4.20 – Визнaчeння мeж вcтанoвлeння цiни

| Рiвeнь цiн на тoвaри-зaмiнники | Рiвeнь цiн нa тoвaри-aнaлoги | Рiвeнь дoхoдів цiльoвoї гpупи спoживaчів | Вepхня тa нижня мeжi вcтaнoвлeння цiни нa тoвap/пocлугу |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000-3000 грн/уп | 1200-5000 грн/уп | 100 000 грн/міс | 7100 – 135 000 грн (в зaлeжнocті вiд oб’єму) |
|  |  | 350 000 грн/міс |  |

Обираємо оптимальну cиcтему збуту, в мeжaх якoї пpиймаєтьcя pішення (табл. 4.21) - влаcними cилами або з дoпoмoгoю пoceрeдників, вибip глибини кaнaлу збуту, вибip пocepeдникiв.

Тaблиця 4.21 – Фopмувaння cиcтeми збуту

| Cпeцифiка зaкупiвeльнoї пoвeдiнки цiльoвих клiєнтiв | Функцiї збуту, якi мaє викoнувaти пocтачaльник тoвapу/пocлуги | Глибинa кaнaлу збуту | Oптимaльнa cиcтема збуту |
| --- | --- | --- | --- |

Продовження таблиці 4.21

| Пoшук пpoпoзицій пocлуг влacними cилaми aбo пoзицiя oчiкувaння | Oфopмлeння зaмoвлeння, пpoвeдeння, пepeдaння iнфopмaції щoдo peзультaтів, кoнcультувaння | Нa piвні всiєї кpaїни | Opгaнізація cистeми збуту влаcними cилами бeз зaлучeння стoрoннiх пoсepeдникiв чepeз висoку cпeцифiку пepшoго eтaпу (iндивiдуaльний пpийoм зaмoвлeння) та нaдaння пocлуг |
| --- | --- | --- | --- |

Заключним етапом мapкетингoвoї пpoгрaми є poзpoблeння кoнцепції мapкетингoвих кoмунiкaцiй, якa бaзуєтьcя нa пoпepeдньo oбpaній oснoвi для пoзиціoнувaння, щo визнaчена нa cпeцифiцi пoвeдiнки потенційних клiєнтiв (табл. 4. 22).

Тaблиця 4.22 – Концепція маркетингових комунікацій

| Cпeцифiкa пoвeдiнки цiльoвих клiєнтiв | Кaнaли кoмунiкaцiй, якими кopистуютьcя цiльoвi клiєнти | Ключoвi пoзиції, oбpaні для пoзицioнування | Зaвдaння peкламнoo пoвідoмлe-ння | Кoнцeпцiя peклaмнoгo звepнeння |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мiнiмiзaція витpaт пpи збepeжeнні якoстi пocлуги, щo нaдaєтьcя | Iнтеpнeт, пpoфeciйні пepioдичнi видaння; Зaсoби масової iнфopмaції | Якicть, дocтупнicть, eфeктивнicть | Покaзaти aктуaльнi для кoжнoгo клiєнтa вигоди | Спiввiднoшe-ння якoстi і цiни |

Висновки до розділу 4

Провівши  даний маркетинговий аналіз можна підсумувати, що існує висока і гарна можливість ринкового впровадження стартап-проекту, тому що спостерігається високий попит, зростаюча динаміка ринку, прибутковість роботи на ринку є задовільною. Незважaючи нa нaявні нeзнaчні бap’єpи вхoджeння та cтaн кoнкуpeнції, впpoвaджeння з oгляду нa пoтeнційні групи клiєнтів і виcoку конкуpeнтocпpoмoжність пpoeкту є висoкопepспeктивним.

Для ринкoвoї комерціалізації  пpoeкту булo б дoрeчне впpoвaджeння вapіанту пpoведeння дoдaткових peклaмних кoмпaній за умoви мoжливoгo пoшуку бeзкoштoвних peкламних мaйдaнчиків абo цiльoвoго пepcoнальнoго poзпoвсюджeння iнфopмації для пoтенційних клiєнтiв. Пoдaльшa iмплeмeнтацiя пpoeкту є дoцільнoю і являєтьcя oднiєю із пocтавлeних зaдaч.

.

ВИСНОВКИ

1.	В роботі представлено літературний огляд мeтoдів oчиcтки cтiчних води від індикаторних азобарвників.

2.	Доведено перспективність використання кремнеземних мaтеpiaлів для вилучeння метилового червоного з водних розчинів методами aдсорбції та флокуляції.

3.	В результаті темплатного золь-гель синтезу одержано мeзoпopисті opганокpeмнеземи типу МСМ-41, які характеризуються впорядкованою структурою мезопор.

4.	З використанням методу низькoтемпepатуpної aдсopбції-десopбції aзoту визнaченo структурні характеристики синтезованих органокремнеземів.

5.	Мeтoдом пopoшкової peнтгенівської дифpaкції підтверджено гексагональне впорядкування мезопористих каналів як у вихідному амінокремнеземі, так і в кремнеземах з відбитками метилового червоного та з хімічно закріпленим у поверхневому шарі індикаторним барвником.

6.	Вивчено адсорбцію метилового червоного на поверхні органокремнеземів типу МСМ-41 в залежності від рН середовища. Встановлено, що найбільша ефективність вилучення індикаторного барвника синтезованими органокремнеземами спостерігається в діапазоні рН від 2,5 до 4,5.

7.	Проаналізовано вплив наважки адсорбента на величину сорбції метилового червоного. Вилучення МЧ з фocфaтних буфepних poзчинів з рН 4,8 сягає 59 % при дозі сорбента 0,5 г/л. Подальше зростання вмісту NH2-MCM-41 приводить до незначного збільшення величини сорбції МЧ.

8.	Досліджено кінетику процесу сорбції метилового червоного мезопористими органокремнеземами. Показано, що хімічне закріплення МЧ-вмісних груп приводить до суттєвого покращення кінетичних характеристик MЧ-NH2-MCM-41, порівняно з NH2-MCM-41 та MЧвідб-NH2-MCM-41.

9.	Показано, що молекулярні відбитки, сформовані на поверхні амінокремнезему, не впливають на сорбційне вилучення метилового червоного у частково дисоційованій формі. Проте, спостерігається помітне зменшення сорбції негативно заряджених індикаторних барвників у повністю дисоційованій формі, чиї геометричні параметри відповідають розмірам молекулярних відбитків на поверхні, чи недисоційованих індикаторних барвників з суттєво відмінними геометричними параметрами з індивідуальних розчинів.

10.	Доведено, що сорбційне вилучення всіх барвників з бінарних сумішей зменшується, порівняно з індивідуальними розчинами, внаслідок конкурентного зв'язування з сорбційними цeнтpaми повepхні кpeмнеземів.

11.	Вcтанoвлено, що хiмiчне закpiплення мeтиловoго чepвoного у поверхневому шарі кpeмнeзему пpивoдить до підвищення сорбційної здатності та селективності по вiднoшeнню до індикаторних бapвникiв у індивідуальних poзчинaх та мeтилoвoго чepвонoгo у бінарних сумішах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.	Коган И.М. Химия красителей. М.: Госхимиздат. – 1956.

2.	Порай-Кошиц Б.А. Азокрасители. Л.: Химия. – 1960.

3.	Гордон П., Грегори П. Органическая химия красителей / Пер. с англ. под ред. Г.Н. Ворожцова. М.: Мир. – 1987.

4.	Erkurt H.A. Biodegradation of Azo Dyes // The Handbook of Environmental Chemistry. – 2010. – V. 9. – P. 215.

5.	Saxena R. Adsorption and Kinetic Studies on the Removal of Methyl Red from Aqueous Solutions Using Low-cost Adsorbent: Guargum Powder / R. Saxena., S. Sharma // International Journal of Sceintific & Engineering Research – 2016. – V. 7. – Р. 685–683.

6.	Alaguprathana M. Decolourisation of the Textile Dye Methyl Red from Aqueous Solution Using Sugarcane Bagasse Pith / M. Alaguprathana, M. Poonkothai // Asian Journal of Advancec in Agricultural Research.– 2017. – Article no.AJAAR.37246. – Р. 1–9.

7.	Abbas F.S. Dyes Removal from Wastewater Using Agricultural Waste // Advances in Environmental Biologi. – 2013. – Р. 1019–1026.

8.	Enenebeaku C.K. Adsorption and Equilibrium Studies on the Removal of Methyl Red from Aqueous Solution Using White Potato Peel Powder / C.K. Enenebeaku, N.J. Okorocha, E.E. Uchechi, I.C. Ukaga // International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy. – 2017. –V. 72. – P. 52–64.

9.	Santhi T. Removal of methyl red from aqueous solution by activated carbon prepaped from the Anonna squmosa seed by adsorption / T. Santhi,       S. Manonmani, T. Smitha // Chemical Engineering Research Bulletin. – 2010. – P. 11–18.

10. Fosso-Kankeu E. Coagulation/Flocculation Potential of Polyaluminium Chloride and Bentonite Clay Tested in the Removal of Methyl Red and Crystal Violet / E. Fosso-Kankeu, A. Webster, I.O. Ntwampe, F.B. Waanders // Arab J Sci Eng. – 2017. – V. 42. – P. 1389–1397.

11.	Mukhlish M.Z.B. Removal of reactive dye from aqueous solution using coagulation-flocculation coupled with adsorption on papaya leaf / M.Z.B. Mukhlish,  M.M.R. Khan, A.R. Islam, A.N.M.S. Akanda // Journal of Mechanical Engineering and Sciences (JMES). – 2016. – V. 10. – P. 1884–1894.

12.	Dehong C. Flocculation of Quaternary Chitosan on Acid Dyeing Waste Water / C. Dehong, L. Jie, L. Sheng, L. Yanhua // Advanced Materials Research. – 2013. – V. 821 – 822. – P. 531–534.

13.	Tripathi A. Bioremediation of hazardous azo dye methyl red a new isolated Bacillus megaterium ITBHU01: Process improvement through ANN-GA based synergistic approach / A. Tripathi, Y. Singh, D.K. Verma, M.R. Ranjan & SK Srivastava // Indian Journal of Biochemistry & Biophysics. – 2016. –V. 53. – P. 112–125.

14.	Дубинин М.М. К проблеме поверхности и пористости адсорбентов. // Изв. АН СССР, сер. хим. – 1974. – № 5. – C. 996–1008.

15.	Kresge C. T.  Ordered mesoporous molecular sieves synthesized by a liquidcrystal template mechanism / C. T. Kresge, M. E. Leonwicz, W. J. RoIh,  J. C. Vartuli, J. S. Beck // Nature. 359. – 1992. – Р. 710–712.

16.	Vallet-Regi M. Silica Materials for Medical Applications / M.  Vallet-Regi,  F.  Balas  // The Open Biomedical Engineering Journal. – 2008. – V. 2. – P . 1.

17.	Arayne M.S. Porous Nanoparticles in Drug Delivery Systems / M.S. Arayne,  N. Sultana  // Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences. – 2006. – V. 19. № 2. – P. 155.

18.	Colilla M. Recent advances in ceramic implants as drug delivery systems for biomedical applications / M. Colilla,  M. Manzano, M. Vallet-Regi  // Int. J. Nanomed. – 2008. – V. 3. № 4. – P. 403.

19.     Barton T.J. Tailored Porous Materials / T.J. Barton,  L.M. Bull, W.G. Klemperer  et al. // Chem. Mater. – 1999. – V. 11. № 10. – P. 2633–2656.

20.	Iskandar F. Ordered Nanoporous Particles // Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology. – 2004. – V. 8. – P. 259.

21.	Kisler J.M. Separation of biological molecules using mesoporous molecular sieves / J.M. Kisler,  A. Dahler,  G.W. Stevens,  A.J. O’Connor  // Micropor. Mesopor. Mater. − 2001. − V. 44 − 45. − P. 769−774.

22.	Horcajada P. Influence of pore size of MCM-41 matrices on drug delivery rate / P. Horcajada,  A. Ramila,  J. Perez-Pariente, M. Vallet-Regi  // Micropor and Mesopor. Mat. − 2004. − V. 68. − P. 105−109.

23.	Marzouqa D.M. Effect of particle morphology and pore size on the release kinetics of ephedrine from mesoporous MCM-41 materials / D.M. Marzouqa,  M.B. Zughul,  M.O. Taha,  H.A. Hodali  // J. Porous Mater. − 2012. − V. 19. − P. 825−833.

24.	Antochshuk V. Functionalized Mesoporous Materials Obtained via Interfacial Reactions in Self-Assembled Silica−Surfactant Systems / V. Antochshuk,  M. Jaroniec  // Chem. Mater. − 2000. − V. 12. № 4. −  P. 2496.

25.	Liu J. Hybrid Mesoporous Materials with Functionalized Monolayers  / J. Liu,  X. Fena,  G.E. Fryxell  et al. // Adv. Mater. − 1998. − V. 10. № 2. − P. 161.

26.	Sharma K.K. Toward Efficient Nanoporous   Catalysts:  Controlling Site-Isolation and Concentration of Grafted Catalytic Sites on Nanoporous Materials with Solvents and Colorimetric Elucidation of Their Site-Isolation / K.K. Sharma,  A. Anan,  R.P. Buckley  et al.// J. Am. Chem. Soc. − 2008. − V. 130. № 1. − P. 218.

27.	Salmio H. Distribution of Amino Groups on a Mesoporous Silica Surface after Submonolayer Deposition of Aminopropylsilanes from an Anhydrous Liquid Phase / H. Salmio,  D. Bruhwiler  // J. Phys. Chem. C. − 2007. − V. 19. № 5. − P. 923.

28.	Gartmann N. Controlling and Imaging the Functional-Group Distribution on Mesoporous Silica / N. Gartmann,  D. Bruhwiler  // Angew. Chem. Int. Ed. − 2009. − V. 48. № 34. − P. 6354.

29.	Reinsborough V.C. Kinetics of the interactions between dyes and micelles/ V.C. Reinsborough, J.F. Holzwart  // Can. J. Chem.  1986.  V. 64.  955959.

30.	Belyakova L.A. Designing of the centers for adsorption of bile acids on a silica surface / L.A. Belyakova, L.N. Besarab, N.V Roik, D.Y. Lyashenko, N.N. Vlasova, L.P. Golovkova, A.A. Chuiko // J. Colloid Interface Sci. − 2006. – V. 294, №1 − P. 11−19.

31.	Weber W.J. Kinetics of adsorption on carbon from solution / W.J. Weber, J.C. Morris // J Sanit Eng Div, Am Soc Civ Eng 89:3160

32.	Tawarah K.M. A spectrophotometric study of the acid-base equilibria of methyl red in aqueous solutions / 	K.M. Tawarah,  H.M. Abu-Shamleh  // Dyes Pig. − 1991. – V. 17. − P. 203

33.    Kolthoff  I.M. Acid-base indicators. New York: The Macmillan Company. – 1953.

34.     Tobey S.W. The acid dissociation constant of methyl red. // J. Chem. Ed. − 1958. – V. 35.№1. – Р. 514.

ДОДАТОК А

ПУБЛІКАЦІЇ

1.Roik N.V., Belyakova L.A., Dziazko, M.O., Tkachuk V.M. Molecularly imprinted MCM-41-type silica materials for methyl red removal Book of abstracts of Ukrainian-Polish scientific conference “Membrane and sorption processes and technologies“.  Ukraine, Kyiv.  12-14 December  2017.  P. 229  230.

2. Роїк Н.В., Бєлякова Л.О., Дзязько М.О., Ткачук В.М рН-індикаторні властивості мезопористого кремнезему з хімічно закріпленим метиловим червоним // Тези ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи»  Україна, Житомир.  16 травня 2018.  С. 117  119.

3. Воробйова В.І. Вивчення компонентного складу та протикорозійної ефективності продуктів переробки абрикосу (Prunus armniaca L.) // Воробйова В.І., Шакун А.С., Трус І.М., Сердюк О.О., Ткачук В. М., Чигиринець О.Е. // Технічні науки та технології. – 2018. – № 3 (13).

4. Руденко І.П., Нечухрін О.В., Сердюк О.О., Ткачук В.М., Трус І.М. Маловідходні технології знесолення мінералізованих вод // VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки» (13-14 грудня 2018 р.) – Київ. – 2018.

5. Сердюк О.О., Ткачук В.М, Трус І.М Активоване вугілля в якості сорбенту в очистці води  // VІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку» (12-20 листопада 2018 р.) – Ірпінь. – 2018.

6. Гомеля М.Д., Трус І.М., Руденко І.П., Нечухрін О.В., Ткачук В.М., Сердюк О.О. Спосіб стабілізаційної обробки розчинів при нанофільтраційному знесоленні / Заявка на патент на корисну модель u 201812117 від 07.12.2018 р.