НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

__________ М.Д. Гомеля

«___»_____________20__ р.

Дипломний проект

на здобуття ступеня бакалавра

зі спеціальності - 161 Хімічні технології та інженерія

на тему: Удосконалення технології виробництва паперу господарсько-побутового призначення з целюлози Приватного акціонерного товариства «Київський картонно-паперовий комбінат»

Виконав:

студент IV курсу, групи ЛЦ-71

Серьогін В.С.	__________

Керівник:

Старший викладач

Остапенко А.А.	__________

Рецензент:

__________

Засвідчую, що у цьому дипломному проекті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент  _____________

Київ – 2021 року

ВІДОМІСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

| № з/п | Формат | Позначення | Найменування | Кількість листів | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А4 |  | Завдання на дипломний проект | 2 |  |
| 2 | А4 | ДП 7101. 00.003 ПЗ | Пояснювальна записка |  |  |
| 3 | А1 | ДП 7101. 01.003 ТК | Технологічна схема | 1 |  |
| 4 | А1 | ДП 7101. 02.003 ТК | План цеху | 1 |  |
| 5 | А1 | ДП 7101. 03.003 ТК | Поперечний розріз | 1 |  |
| 6 | А1 | ДП 7101. 04.003 ТК | Поздовжній розріз | 1 |  |
| 7 | А1 | ДП 7101. 05.003 ТК | Зведений матеріальний баланс | 1 |  |

|  |  |  |  | ДП 710000.003.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПІБ | Підп. | Дата |  |  |  |
| Розробн. | Серьогін В.С. |  |  | Відомість дипломного проекту | Лист | Листів |
| Керівн. | Остапенко А.А. |  |  |  | 1 | 1 |
| Заф.каф. | Гомеля М.Д. |  |  |  | КПІ ім. Ігоря Сікорського Каф. Е та ТРП Гр. ЛЦ-71 |  |

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інститут/факультет   інженерно-хімічний

(повна назва)

Кафедра  екології та технологогії рослинних полімерів

(повна назва)

###### Рівень вищої освіти – перший бакалаврський

Спеціальність (спеціалізація)	 161 Хімічні технології та інженерія

(код і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

М.Д. Гомеля

(підпис)	(ініціали, прізвище)

« 	» 	20 	р.

##### ЗАВДАННЯ

на дипломний проект студенту

Серьогін Владислав Сергійович

(прізвище, ім’я, по батькові)

- Тема проекту : Удосконалення технології виробництва паперу господарсько-побутового призначення з целюлози Приватного акціонерного товариства «Київський картонно-паперовий комбінат».

керівник проекту                          Остапенко А.А.                   ст. викладач.              ,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

###### затверджені наказом по університету від « 26	» квітня 2017р. № 1071-с

- Строк подання студентом проекту (роботи)	 10 червня 2021 р.

- Вихідні дані до проекту (роботи) господарсько-побутового призначення з целюлози

- Зміст (дипломного проекту) пояснювальної записки (перелік завдань, які потрібно розробити)   Описати та обгрунтувати  розробку  технологічного потоку, розробити технологічну частину, розрахувати матеріальнний баланс, навести теоретичні відомості, описати та розрахувати тепловий баланс, описати будівельну частину та розробити заходи щодо охорони праці на виробництві,навести зведений матеріальний баланс.

- Перелік	графічного	(ілюстративного)	матеріалу	(із зазначенням обов’язкових креслеників, плакатів, презентацій тощо)   	технологічна схема, план цеху, поздовжній розріз, поперечний розріз, зведений матеріальний баланс.

- Дата видачі завдання  03 травня 2021 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання дипломного проекту (роботи) | Строк виконання етапів проекту (роботи) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отримання завдання | 03.05.2019 |  |
| 2 | Проектування технологічної схеми | 03.05.2021-24.05.2021 |  |
| 3 | Технологічна частина | 24.05.2021-29.05.2021 |  |
| 4 | Розрахункова частина | 29.05.2021-02.06.2021 |  |
| 5 | Оформлення графічної частини | 02.06.2021-04.06.2021 |  |
| 6 | Будівельна частина | 04.06.2021- 06.06.2021 |  |
| 7 | Розробка заходів з охорони праці | 06.06.2021-07.06.2021 |  |

Студент                                                                                   Серьогін В.С.

(підпис)   	                        (ініціали, прізвище)

Керівник проекту (роботи)      	                                         Остапенко А.А.

(підпис)   	           (ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка

до дипломного проекту

на тему: Удосконалення технології виробництва паперу господарсько-побутового призначення з целюлози Приватного акціонерного товариства «Київський картонно-паперовий комбінат»

АНОТАЦІЯ

Дипломний проект: 72 стор., 2 рис., 6 табл., 10 джерел.

Мета дипломного проекту- удосконалення технології виробництва паперу господарсько-побутового призначення з целюлози Приватного акціонерноготовариства «Київський картонно-паперовий комбінат»

Представлено та описано технологічну схему виробництва, розраховано матеріальний баланс води та волокна, тепловий баланс. Представлено основне технологічне обладнання. Наведено стислі теоретичні відомості про основні процеси виробництва паперу господарсько-побутового призначення паперу.

Наведено основні положення стандартів та технічних умов на сировину, хімікати та готову продукцію. Представлено об’ємно-планувальне рішення будівлі цеху з виробництва паперу та наведенні заходи щодо охорони праці на виробництві.

СУЛЬФІТНА ВИБІЛЕНА ХВОЙНА, ЛИСТЯНА ЦЕЛЮЛОЗА, РОЗМЕЛЮВАННЯ, , ПАПЕРОРОБНА МАШИНА, СУШІННЯ, ПАПІР ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ABSTRACT

Diploma project: 72 pages., 2 figs., 6 tablets, 10 sources.

The purpose of the diploma project is to improve the technology of production of household paper from pulp of the Private Joint-Stock Company "Kyiv Cardboard and Paper Mill"

The technological scheme of production is presented and described, the material balance of water and fibers, thermal balance is calculated. The main technological equipment is presented. Brief theoretical information on the main processes of production of household paper is given.

The main provisions of standards and technical conditions for raw materials, chemicals and finished products are given. The volume-planning decision of the building of the paper production shop and the measures for labor protection at the production are presented.

SULPHITE BLEACHED COIN, LEAF CELLULOSE, GRINDING,, PAPER MACHINE, DRYING, HOUSEHOLD PAPER

ЗМІСТ

| ВСТУП | 8 |
| --- | --- |
| 1. Обґрунтування удосконалення технологічного потоку і виробництва паперу господарсько-побутового призначення з целюлози ПрАт «Київський картонно-побутовий комбінат» | 10 |
| - Розмелювання волокнистих напівфабрикатів, два потоки підготовки маси | 10 |
| - Використання установки крешен форми | 12 |
| 2. Технологія виробництва санітарно-гігієнічного паперу | 13 |
| 2.1. Характеристика готової продукції, сировини та хімікатів | 13 |
| 2.2. Технологічна схема виробництва | 19 |
| 2.3. Теоретичні відомості | 24 |
| 3. Визначення потреби в сировинних ресурсах для виробництва | 30 |
| 3.1. Вихідні данні для розрахунку матеріального балансу | 30 |
| 3.2. Блок-схема балансу води і волокна | 33 |
| 3.3. Розрахунок матеріального балансу | 34 |
| 3.4. Тепловий баланс | 55 |
| 4. Вибір технологічного обладнання | 59 |
| 5. Об’ємно планувальне рішення будівлі цеху з виробництва паперу | 64 |
| 6. Заходи з охорони праці | 65 |
| ВИСНОВКИ | 70 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ | 72 |

ВСТУП

Приватне акціонерне товариство "Київський картонно-паперовий комбінат" являэ собою одние з найбільших підприємств Європи по випуску картонно-паперової продукції, а також продукції, санітарно-гігієнічного призначення. Серед підприємств целюлозно-паперової галузі України, частина ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" складає приблизно 30%.

ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» складається з трьох основних виробництв: паперове, картонне та завод гофротари . Паперове виробництво спеціалізується на випуску паперу-основи для продукції санітарно-гігієнічного призначення масового споживання, а також готових паперових товарів, таких як : серветок, рулонів туалетного паперу, рушників, загальною потужністю 70 тис. т. паперу-основи в рік.

Ринок збуту виготовленої продукції комбінатом є не тільки на території України, а також поширюється на країни СНД, та далекого зарубіжжя, що являэ собою високі вимоги, як до якості, так і до своєчасності надання товару у місце збуту. Виробництво паперу основи для санітарно-гігієнічної продукції систематично посідає головне місце серед виробництв паперу різного цільового призначення в Україні. Ці дані можна пояснити тим, що такий тип продукції є сировиною і основою для багатьох інших паперів цієї направленості.

Популярність і високий попит можна пояснити тим, що продукція санітарно-гігієнічного призначення з целюлози по якості являється гідним конкурентом аналогічної продукції з текстильних матеріалів, але значно дешевша, ніж у їх конкурентів.

Перелік виробів короткочасного або разового використання як першої, так і другої груп достатньо різний. До нього окрім рушників, туалетного паперу, серветок, пелюшок, хустинок та санітарних кульків належить також одяг швидкого зношування, у їх числі халати, сукні, скатертини, простирадла, робочий спецодяг, наволочки, фіранки, постільні покривала [18]. Крім того, випускаються, ганчірки для витирання, чищення і полірування, серветки, рушники, прокладки, хірургічна білизна тощо [18]. Для медичного призначення асортимент продукції із санітарно-гігієнічного паперу може бути дуже розширено: тампони для ран і вологовбираючі серветки, спеціальні серветки, що обробляються біологічноактивними препаратами.  Маса 1 м2 паперу для вироблення санітарнопобутових виробів коливається в межах від 10 г/м2 до 50 г/м2, в залежності від цільового призначення паперу.

Всі вище перечислені вироби випускають як багатошаровими, так і одношаровими, їх головна відмінність від аналогічної продукції полягає у сстроках використання по призначенню, отже така продукція повинна бути невисокої вартості.

1 Обгрунтування удосконалення  технологічного потоку з виробництва паперу господарсько-побутового призначення з целюлози Приватного акціонерного товариства «Київський картонно-паперовий комбінат».

1.1. Розмелювання волокнистих напівфабрикатів, два потоки підготовки маси

Рослинні волокна для того, щоб їх можливо було використовувати для виробництва паперу і картону, піддають обробці, що відбувається з використанням води. Розмелення  являє собою важливий та енергоємкий процес, на здійснення якого може затрачатися від 60 %  до 70 % енергії що йде на загальне виробництво того, чи іншого товару.

Папір або картон що можна отримати з нерозмелених, хоч і високоміцних волокон, має малу міцність, велику пористість, та нерівномірну структуру, що є великими недоліками, і  показує як ваєливий процес розмелювання, волокна що нерозмелюються збиваються в пластівці, погано диспергуються, та мають слабкі міжволоконні зв’язки у готовому папері.

Розмелювання – механічна обробка волокна в присутності води з метою підготовки їх до відливання паперу з певними заданими властивостями.

При розмелюванні відбувається:

- Волокна укорочуються у результаті попадання між ножами статора і ротора;

- Волокна розщеплюються у поздовжньому напрямі (фібриляція);

- Волокна набухають у водному середовищі, зв'язок між фібрилами послабляється, волокна легко розщеплюються та відбувається розщеплення

волокна. [4]

Мета процесу розмелювання полягає в тому, що б надати волокнистому напівфабрикату деякої структури у відношенні розмірів по довжині, товщині, фракційного складу для забезпечення потрібної будови та щільності паперу, а також що б волокно достигло певного ступеня гідратації, пластичності.

До чинників, які впливають на ефективність процесу розмелювання відносяться: час розмелювання, концентрація маси, питоме навантаження на кромки ножів, розмелювальна гарнітура, кислотність маси, природа волокна, температура маси, колова швидкість обертання.

Від часу розмелювання залежить ступінь млива  маси, вкорочення і розщеплення волокон і розвиток сил міжволоконних зв’язків. При збільшенні часу розмелення спостерігається залежність: чим більший час, тим меньша пропускна здатність розмелювання

При процесі розмелювання питомий тиск впливає на його характер, ефективність та швидкість. Якщо в процесі розмелювання будь-якого волокнистого напівфабрикату поступово збільшувати питомий тиск від нуля до високого значення, то спочатку волокна будуть тільки розчісуватися, потім почнуть роздавлюватися, розчіплятися і, на кінець, укорочуватися. Питомий тиск при розмелюванні пов'язаний з величиною зазору між розмелювальними поверхнями робочої частини апарату. [2]

Зменьшення концентрації масси в процесі розмелення негативно впливає на процес розмелення. адже зменьшується товщина волокнистого шару між ножами, а волокна піддаються сильнішій різальній дії, що спричиняє скорочення волокон і зменьшення гідратації. Зменшення концентрації маси при розмелюванні дає такий же ефект, що і збільшення питомого тиску при однаковій концентрації маси.

Розмелювальна гарнітура апаратів буває металева, базальтова та комбінована. Збільшення температури маси в процесі розмелювання негативно впливає на цей процес і загалом на властивості отриманого паперу.

Однак зниження температури маси сприяє скороченню тривалості процесу розмелювання, а отже і зниженню витрати енергії при одночасному підвищенню механічної міцності паперу.

При доданні добавок (полівініловий спирт, крохмаль,та ін.) в паперову масу, вони адсорбуються на волокні і сприяють інтенсивності набухання волокна, а при розмелюванні надають волокнам і гнучкості і еластичності.

1.2. Використання установки крешн формера

Використовується для виробництва санітарно-гігієнічного паперу масою приблизно 12-20 г/м2 для конструкційної швидкості 1500 м/хв, зневоднення матеріалу відбувається під впливом цетробіжних сил на формуючому валі.

Перевагами цьої машини є те, що вона виробляє з великою швидкістю папір з низькою массою метра квадратного, такж до переваг можна выднести прекрасне формування волокна, низькі витрати на виробництво та компактність.

- Технологія виробництва санітарно-гігієнічного паперу

2.1. Характеристика готової продукції ,сировини та хімікатів

В процесі виробництва паперу основи для рушників в якості напівфабрикату використовується целюлоза сульфатна вибілена з хвойної деревини (ГОСТ 9571-89) [8].

Показники якості целюлози, яка використовується в процесі виробництва паперу основи для рушників, наведено в табл.2.1.

В залежності від призначення і показників якості целюлоза повинна виготовлятися наступних марок [8]:

ХБ-0; ХБ-1; ХБ-2; ХБ-4; ХБ-5; ХБ-6; ХБ-7 (див. табл.2.2).

Таблиця 2.1

Показники якості целюлози

| Наименование показателя |  |  | Значение для марки |  |  |  |  | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ХБ-0 | ХТ-1 | ХБ-2 | ХБ-4 | ХБ-5 | ХБ-6 | ХБ-7 |  |
| 1.Механическая прочность при размоле в мельнице ЦРА до 600 ШР: -разрывная длина, км, не менее | 9,0 | 7,8 | 7,8 | 7,4 | 8,5 | 8,7 | 67,4 | По ГОСТ 13523.1 |
| Продовження таблиці 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочность на излом при многократных перегибах, число двойных перегибов, не менее | 1300 | 1100 | 800 | 700 | 1000 | 1300 | 800 | По ГОСТ 13525.2 |
| 2. Белизна, %, не менее | 90 | 88 | 86 | 87 | 82 | 80 | 81 | По ГОСТ 7690 |
| 3. рН водной вытяжки | 5,57,0 | 5,57,0 | 5,57,0 | 5,57,0 | 5,57,0 | 5,57,0 | 5,57,0 | По ГОСТ 12523 и п. 3.4 настоящего стандарта |

| 4.Сорность, шт. для соринок площадью: - от 0,1 до 1,0 мм2 включ., не более | 25 | 70 | 70 | 60 |  | 90 |  | 150 | 120 | По ГОСТ 7890 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - св. 1,0 до 2,0 мм2 включ., не более | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  | 5 | 15 | 10 |  |
| - св. 2,0 до 3,0 мм2 включ., не более | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 5 |  |
| - св. 3,0 мм2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. Влажность, %, не более | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 | 20 | По ГОСТ 16932 разд. 3 |

Таблиця 2.2

Марки целюлози і їх призначення

| Марка целлюлозы | Назначение |
| --- | --- |
| ХБ-0 | Для высших марок бумаги для печати, черчении, рисования и документных видов бумаги |
| ХБ-1 | Для бумаги типа основы: диазобумаги, фотополупроводниковой бумаги, электрофотографической бумаги, синтетического шпона. |
| ХБ-2 | Для пергамента, массовых видов бумаги для печати, черчения, рисования. |
| ХБ-4 | Для санитарно-бытового назначения. |
| ХБ-5 | Для тонких прочных видов бумаги различного назначения типа чертежной прозрачной бумаги, кальки бумажной натуральной. |
| ХБ-6 | Для основы парафиновой бумаги. |
| ХБ-7 | Для различных видов упаковочной бумаги, бумаги для обоев, упаковочного картона. |

Целюлоза сульфатна вибілена з листяних порід деревини

В процесі виробництва паперу основи для рушників використовується целюлоза сульфатна вибілена з листяних порід деревини (ГОСТ 28172-89) [8].

Показники якості целюлози, яка використовується в процесі виробництва паперу основи для рушників, наведено в табл.2.3 [8].

Залежно від призначення і показників якості целюлоза повинна виготовлятися наступних марок: ЛС-0, ЛС-1, ЛС-2, ЛС-3 и ЛС-4 [8].

Таблиця 2.3

Марки целюлози і їх призначення

| Марка целлюлозы | Назначение |
| --- | --- |
| ЛС-0 | Для высших марок бумаги, бумаги чертежной, рисования и документных видов бумаги, для изготовления обоев способом глубокой флексографической печати |
| ЛС-1 | Для бумаги обложечной, типографской №1, этикеточной, сигаретной писчей №1, офсетной №1, картографической, документной, бумаги-основы для переводных изображений, упаковочного пергамина. |
| ЛС-2 | Для бумаги типографской №2, офсетной №2, документной, карточной, для обоев. |
| ЛС-3 | Для бумаги писчей № 2, для упаковывания продуктов на автоматах, покровных слоев бумаги, санитарно-бытового и гигиенического назначения и картона. |
| ЛС-4 | Для бумаги писчей цветной, оберточной, упаковочной пачечной для папирос. |

Папір санітарно-гігієнічного призначення

Показники якості паперу основи для рушників повинні відповідати нормам технічних умов (Технічні умови. ТУ У 85-02126811-014-99) [7], що наведені у табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Показники якості паперу

| Назва показника | Норма для паперу марок |  |  |  |  |  |  | Методи випробуван ня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СГ- 15 | СГ- 17 | СГ- 20 | СГ- 24 | СГ- 29 | СГ- 35 | СГ- 45 |  |
| 1. Маса паперу площею 1 м2, г | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 24,0 | 29,0 | 35,0 | 45,0 | Згідно з ДСТУ 2297 |
| 2. Ступінь крепування, % не менше | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Згідно з ДСТУ 2334 |
| 3. Руйнівне зусилля, Н, не менше: - у машинному напрямку; | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 4,5 | Згідно з ДСТУ 2334 |
| - у поперечному напрямку | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 3,2 |  |
| 4. Капілярне всмоктування в середньому з двох напрямів, мм, не менше | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Згідно з ГОСТ 12602 |
| 5. рН водної витяжки, | 4,5-8,0 | 4,5-8,0 | 4,5-8,0 | 4,5-8,0 | 4,5-8,0 | 4,5-8,0 | 4,5-8,0 | Згідно з ГОСТ 12523 |
| 6.Вологістъ,% | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Згідно з ГОСТ 13525.19 |
| 7. Вологоміцність, % - без волого- зміцнювальної речовини; - з волого- зміцнювальною речовиною; | – 9,0 | – 9,0 | – 9,0 | – 9,0 | – 9,0 | – 9,0 | – 9,0 | Згідно зГОСТ 13525.7 |
| 8. Білість, %: - без оптичного вибілювача; | – | – | – | – | – | – | – | Згідно з ДСТУ 2570 |
| - з оптичним вибілювачем; | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |

Мікробіологічні показники паперу основи для всіх марок повинні відповідати нормам [7], наведеним у табл. 2.5.

Таблиця 2.5

Мікробіологічні показники паперу

| Назва показника | Норма | Метод контролювання |
| --- | --- | --- |
| Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО в 1 г, не більше | 1 х 103 | Згідно з СанПіН 4.4.3-134 |
| Лактопозитивні кишкові палички- загальні коліформи в 5,0 г | Не допускаються | Згідно з СанПіН 4.4.3-134 |

2.2 Технологічна схема виробництва

Рис. 2.1 Технологічна схема виробництва санітарно-гігієнічного паперу

1, 26 – гідророзбивачі ; 2а, 2б – приймальні басейни; 3 – дискові млини; 4- басейн розмеленої маси; 5 – композиційний басейн; 6 – машинний басейн; 7 – бак постійного рівня; 8 – змішувальні насоси; 9 – центриклинери; 10- змішувальний насос №1; 11 – вузловловлювач закритого типу; 12 – плоска вібраційна сортувалка; 13 – напірний ящик типу Канверфло;

14 – грудний вал; 15 – гарячий прес ; 16 – лощильний циліндр; 17 – ковпак швидкісного сушіння; 18 – шабери: крепувальний, знімальний і очищувальний; 19 – накат; 20 – поздовжньо-різальний верстат; 21 – басейн надлишкових вод; 27– гауч-мішалка; 22 - згущувач; 24– басейн обігового браку; 25 – пульсаційний млин; 23 – дисковий фільтр.

Лінія приготування маси з целюлози. Хвойна і листяна целюлоза окремими потоками з складу сировини подається у масо-підготовчий відділ, де її звільняють від дротів і подають у гідророзбивач  (1) відповідно для розпуску окремими потоками. Також у гідрозбивач подається обігова вода. Розволокнена маса із гідророзбивачів центробіжними насосами поступає до приймальних басейнів (2) відповідно для хвойної і листяної целюлози, оснащеними з циркуляційними пристроями, де відбувається акумулювання маси перед її розмелюванням. Розмелювання маси здійснюється на дискових млинах (3).

Для хвойної целюлози цей процес здійснюється в три ступеня, а для листяної – в два. Початковий ступінь млива целюлози становить 10 – 12 °ШР, кінцевий 30 + 2 °ШР. Приріст ступеня млива на кожному млині становить ≈ 8 ˚ШР для хвойної целюлози та ≈ 10 ˚ШР – для листяної, відповідно для розмелювання хвойної целюлози встановлено три млини, а для листяної-два. Концентрація маси під час розмелювання становить 3,5 %.

Розмелена маса акумулюється в басейнах розмеленої маси (4), звідки за допомогою центробіжного насосу надхолить до композиційного басейну (5). В цей же басейн надходить кюмене та обіговий брак.

Далі маса за допомогою насоса перекачується в машинний басейн (6). Після складання композиції, маса поступає в бак постійного рівня (7). Для очищення маси перед папероробною машиною та для кращого формування паперового полотна, здійснюється розведення маси обіговою водою до концентрації 0,7304 % в змішувальний насос № 1 (8). Перед відливанням паперового полотна, розведена маса завжди піддається очищенню, з метою видалення забруднень, що виникли в процесі підготовки волокна: вузлів, пучків волокон, згустків, шматочків бруду та слизу, а також інших включень. Внаслідок цього із змішувального насосу № 2 (8) маса з концентрацією 0,7304 % подається на перший ступінь очищення цинтриклинерів (9) під тиском 300 кПа. Під дією відцентрової сили важкі включення відкидаються до зовнішньої сітки корпуса, опускаються вниз в жолоб важких відходів. Очищення маси відбувається за рахунок центробіжних сил, що виникають у вихрових потоках. Відходи від першого ступеня очищення збираються у закритому колекторі (жолобі), розбавляються обіговою водою до концентрації 1,2 %, і подаються на другий ступінь очищення. Очищена маса з другого ступення очищення подається на повторне очищення на перший ступінь. Відходи другого ступення збираються у жолобі, та надходять на третий ступінь очищення. Відходи третього ступеня направляють у відвал, а очищена маса – на повторне очищення на другу ступінь.

Після центриклинерів маса з концентрацією 0,7 % подається до змішувального насосу №1 (10), де розбавляється до концентрації 0,515 % і надходить на вузлоуловлювач закритого типу (11). Маса подається у верхню частину вузловловлювача, через тангенціально розміщений штуцер під тиском. Очищена маса, під дією напору та лопатей ротора проходить через отвори сит і вивантажується із апарата через загальний штуцер. Відходи, які не відсортувалися через сито, опускаються вниз та видаляються через спеціальний штуцер і надходять на плоску вібраційну сортувалку (12). Відокремлене на сортувалці волокно разом з водою, направляються у збірник регістрових вод. Легкі відходи від вертикальної сортувалки подаються до збірника сухого браку під накатом.

Сушіння та крепування паперу. Після пресової частини паперове полотно надходить у сушильну частину ПРМ, де відбувається остаточне видалення води з полотна до потрібної вологості. Вид сушки − контактно-конвективний, за допомогою пари, яка подається в середину сушильних циліндрів, та пари від ковпака швидкісного сушіння. Процес сушіння паперу здійснюється на сушильному циліндрі, який ще називають «Янкі-циліндр» або лощильний циліндр (16), діаметром 4500 мм. Передача паперу з пресової частини на «Янкі-циліндр» відбувається за допомогою гауч-вала. Вологе полотно паперу «прилипає» до поверхні циліндра, температура якого становить 130-150 ºС. Нагрівання циліндра відбувається за рахунок насиченої пари. Температура пари – 160-170 °С, тиск − 12 кг/см². Для інтенсифікації процесу сушіння та покращення його економічних показників над циліндром змонтовано ковпак швидкісного сушіння (17), під який подається гаряче повітря за температури 140 ºС.

Пароводяна суміш збирається вентиляторами та направляється на пререобку. Сушіння забезпечує рівномірну сухість паперу за шириною полотна. Сухість паперового волокна становить 96%.

На янкі циліндрі встановлено три шабери (18) крепувальний знімальний та очищувальний. Крепуючий шабер служить для нансесення крепу на папір    (ступінь крепування не менше 10% за нормами до технічної документації на продукцію) що збільшує поверхню паперового полотна і збільшує розривну довжину паперового полотна. Знімаючий шабер служить для знімання сухого паперового полотна з поверхні лощильного циліндру і передачі його через папероведучі валики готового паперу з вологістю близько 5 % безпосередньо на накат(19). І очищаючий шабер – для очищення лощильного циліндру від прилиплих частин паперу. Після очищувального шабера, встановлено осцилюючий спрорс для регулювання адгезії на циліндрі.

Далі папір надходить на папероведучий вал, який має привід, а надалі намотується на накат (19) в рулони.

Перероблення обігового браку. Мокрий брак концентрацією приблизно 0,8 % із гауч-мішалки (31), безперервно подається на згущувача (32) а потім в басейн обігового браку (33). У цей же басейн надходить маса з гідророзбивача сухого браку (34) типу ГРВ-02 і волокно, уловлене з надлишкової води на дисковому фільтрі (36). З басейну обігового браку маса подається в композиційний басейн (4). Вода з дискового фільтра надходить у басейн освітлених вод (37) і використовується для спорсків сітки. Для розпуску сухого браку, що утворився в процесі сушіння та оброблення паперу, встановлено гідророзбивач (34). Розпуск відбувається з використанням обігової води із басейну регістрових вод (38) . Після розпуску маса подається до пульсаційного млина (35) для дорозмелювання і надходить в басейн обігового браку (33), в який також подається згущений мокрий брак і скоп з дискового фільтру (36). З басейну обігового браку маса поступає в композиційний басейн.

Використання обігової води. Технологічно схемою передбачено також використання обігових вод. Регістрові води, які мають велику кількість волокна використовуються для розбавлення маси в гідророзбивачах целюлози, змішувальних насосів, на розпускання обігового браку. Вода з більш низьким вмістом волокна, тобто це вода від гауч-валу, відсмоктувальних ящиків та від промивання сітки подається на прояснення, після чого її можна використати на спорски сітки замість свіжої води, а токож подається на батарею центреклинерів , вібросортувалку. З басейну надлишкових вод вода подається до дискового фільтра. Після дискового фільтра з вмістом волокна 0,001 % освітлена вода направляється у басейн освітлених вод, а скоп з концентрацією 3,5 % надходить у композиційний басейн.

2.3 Теоретичні відомості

Крешформер. Суха крепована тканину або Crescent former є найпоширенішою концепцією тканинних машин,що використовують сьогодні,  також звана Dry Crepe. Компанія Kimberly-Clark в США розробила цю конструкцію в 1960-х роках, але після закінчення терміну дії патенту KC в 1988 році багато інших компаній почали виробляти і використовувати формувачі Crescent. У простій концепції Crescent Former використовуються тільки дві деталі машини: формуюча тканину і пресовий повсть. Пристрій для формування Crescent затискає папір між формуючої тканиною і фетром, що дозволяє уникнути необхідності перенесення листа на фетр на більш пізніх стадіях процесу. До того, як форматори Crescent набули широкого поширення, в промисловості широко використовувався двухпроволочний форматор, за яким слідував пресовий фетр. У формирователе Crescent струмінь води, що містить суміш води і волокон, викидається на високій швидкості з напірного ящика. Потім полотно формується шляхом захоплення його між формуючої тканиною і повстю, коли вони обертаються навколо великого масивного формуючого вала. Початковий дренаж відбувається навколо цього формуючого вала, при цьому натяг дроту визначає дренажну здатність. Тиск дренажу, P, описується як P = T / R, де T - натяг дроту, а R - радіус формуючого вала. Найбільш поширений діаметр формуючого вала становить 1,5 м. Дренажна здатність, що забезпечується цим діаметром, достатня для ваги основи до 40 г/см, але при такому високому вазі швидкість обмежена приблизно 1400 м / хв. Оскільки більшість тканинних виробів мають вагу основи в діапазоні 13-25 гсм, дренажна здатність достатня для високошвидкісної роботи до 2200 м / хв, що, по суті, є найвищою швидкістю, досягнутої до сих пір в галузі.

Пресування. Полотно тканинного листа переноситься на повсть і потім передається на янкі в перший пресовий захоплення. Перший пресовий вал зазвичай є пиловідводним валом, який має широку зону відсмоктування 80-110 °. У цій зоні відсмоктування вода видаляється як з полотна, так і з сукна. Сухість полотна збільшується приблизно до 25% перед пресовим захопленням, а потім зазвичай підвищується до 40% або більше після пресування. Лінійне навантаження зазвичай становить 90-100 кН / м, що відповідає піковому тиску в захопленні близько 2,5 МПа. Додавання другого пресового вала дозволяє збільшити сухість на 2-4%. Другий пресовий захоплення, однак, зменшує супорт листа, але в той же час в цілому поліпшує міцність на розрив. Оскільки при відсутності другого притискного валика можна збільшити обмотку кожуха, щоб отримати довшу зону сушіння, вихід продукції дуже схожий для двох концепцій пресування, але концепція з одним валиком має більш високу вартість сушіння. Більшість тканинних машин мають тільки всмоктує притискноївал, основними причинами чого є більш висока насипна маса, яку він забезпечує, і більш низька вартість інвестицій. Іноді на першому пресовому валу над його вакуумної зоною встановлюється парової душ для нагріву полотна і зниження в'язкості води, що покращує видалення води. Деякі парові душі також мають зони контролю поперечного напрямку для поліпшення рівномірності вологості полотна. В останні 10-15 років була розроблена альтернативна концепція пресування, в якій використовується Башмачний прес проти янкі. Для зниження навантаження води, що надходить в пресовий захоплення, перед башмачні пресом використовується вакуумний вал для видалення води з повсті і підвищення сухості полотна. Використання взуттєвого преса проти сушарки Yankee дозволяє виробляти цигарковий папір з більшою масою і більш високою продуктивністю, так як сухість може бути збільшена до 46-47%. Для досягнення такої сухості необхідно збільшити навантаження на прес, а для цього зазвичай потрібно сушарка Yankee з більш товстим корпусом, щоб витримати більш високий тиск. Протягом останніх 10 років велика увага приділялася питанням енергоспоживання. Башмачний прес є одним з нових рішень, що знижують споживання енергії. Інші інновації, що дозволяють економити енергію на тканинних машинах, - це парогенератор, покращена конструкція головного ящика, турбіни в секції формування, ізоляція головок янкі і т.д. Сьогодні можна запустити лінію з виробництва тканин, використовуючи менше 2 000 кВтг / тонна, що можна порівняти с 2 850 кВтг / тонна в 2006 році

Янкі-сушарка. На звичайній машині для сухих крепових тканин лист сушиться на одному великому циліндрі, званому сушаркою Yankee. Янкі не тільки забезпечує необхідну енергію для сушки полотна, а й виконує три інші функції: - транспортування полотна в процесі сушіння - функціонування в якості контрвалка в процесі гарячого пресування - забезпечення основи для процесу крепування. Сушильна здатність тканинної машини в основному залежить від розміру сушарки Yankee. За останні 50 років робоча швидкість на тканинних машинах збільшилася з розвитком двухпроволочних формирователей, а потім формувача Crescent. Потреба в більш високої продуктивності сушіння привела до того, що для задоволення вимог до сушіння стали будувати більші сушарки Yankee. Сьогодні найшвидші тканинні машини мають сушильні циліндри Yankee діаметром 6 м і більше. На додаток до сушарці Янки, високошвидкісна витяжка нагнітає гаряче повітря з температурою вище 500C на лист для збільшення швидкості сушки. Найбільш поширена система повітряних ковпаків називається "Дуо-каскадна система". Кожна половина витяжки, волога і суха, має рециркуляционний вентилятор і пальник. Відпрацьоване повітря забирається з витяжки з мокрою боку, так як в ній вміст вологи в повітрі вище. Між цими системами є з'єднання через заслінку, так що повітря з витяжки із сухою боку може надходити в витяжку з вологою боку. Теплообмінник в витяжної лінії нагріває вступник повітря, який в основному використовується для газових пальників. На додаток до теплообмінника зазвичай є система з мокрим скрубером для нагріву води, яка потім може використовуватися або для технологічної води, або для опалення будівель тканинної фабрики. 4Рісунок 4: Циліндр Янки і повітряний ковпак Кондуктивна сушка починається з першого захоплення пресового вала і триває до тих пір, поки лист залишається в контакті з поверхнею сушарки. Конвективная і промениста сушка починається під зоною, покритої ковпаком Янки. Процес сушки Yankee є дуже інтенсивним, швидкість сушіння становить 150-240 кг H2O / ч / м2 проти 20-30 кг H2O / ч / м2 на звичайній сушильній секції "банку" на звичайній папероробної машині. Під час сушіння лист фіксується на сушильній машині і не піддається крайової усадки, як в інших сушильних секціях. Це також означає, що на папероробної машині немає відкритих стрічок до тих пір, поки лист не висохне і не буде знятий з сушарки Yankee безпосередньо перед бобіною. Сушарка Yankee має внутрішню канавку для забезпечення ефективної теплопередачі при конденсації пари. Конденсат накопичується на дні канавки. Це означає, що теплопередача відбувається в основному під стінами канавки, що забезпечує дуже ефективну теплопередачу. Це також означає, що янкі з більш глибокими канавками має більш високу передачу енергії через оболонку. Сушарка Yankee виготовляється з чавуну з тих пір, як працюють тканинні машини, - більше 150 років. Чавунний циліндр шліфується до певної шорсткості, і матеріал постійно удосконалюється для поліпшення теплопередачі. Починаючи приблизно з 2000 року, технологія сталевих сушарок Yankee стала поліпшуватися настільки, що отримала визнання на ринку. Протягом останнього десятиліття або близько того сталеві янкі швидко росли, так що сьогодні більшість невеликих сушарок Yankee виготовляються зі сталі, зазвичай шириною близько 3,3 м і діаметром до 4,5 м. Навіть великі сушарки шириною 6 м і діаметром 5,5 м тепер можуть бути виготовлені зі сталі, так що здається очевидним, що в майбутньому сталеві янкі будуть домінувати. Сьогодні Valmet є єдиною компанією, що має ливарний цех, який все ще може виробляти великі чавунні сушарки Yankee.

Крепінг. Процес крепування - це тонка операція, яка потребує ідеального балансу між силами адгезії, які утримують лист на поверхні сушарки, фізичними властивостями некреповані листа і силами, прикладеними шаберним ножем. Крепування в основному здійснюється шляхом шабренія, або соскабливания, листа з поверхні Yankee з використанням правильної геометрії крепування, забезпечується шаберним ножем. Потім в лист в поперечному напрямку вводяться складки і мікроскладкі, що означає зменшення довжини листа на 10-25%. Зменшення довжини відбувається за рахунок роботи барабана на більш низькій швидкості, ніж у Yankee. Остаточне якість тканини, особливо м'якість, в значній мірі залежить від крепування. Крепування надає папері велику об'ємність і покращує м'якість, поглинання і розтяжність. Вона також знижує міцність на розрив. Більшість серветок крепіруется при рівні сухості 93-97%. Серветкові машини зазвичай мають три шабера, середній з яких - шабер для крепування. Перед біговальних шабером встановлюється відрізний або обрізний шабер, який використовується тільки при заміні биговального ножа. Після биговального шабера в останньому положенні часто використовується очищающий шабер для видалення волокон і зайвого покриття. На сухому кінці тканинної машини є бобіна для намотування полотна тканини. Як уже згадувалося, намотування відбувається на більш низькій швидкості в порівнянні з сушильної машиною Yankee, оскільки крепування вкорочує лист. Різниця в швидкості може становити 10-25%. Ця різниця в швидкості називається коефіцієнтом фортеці і визначається як [1- (швидкість бобіни / швидкість сушарки Yankee)] x100%. Туалетний тканину зазвичай проводиться з коефіцієнтом фортеці 17-20%, а кухонний рушник - в діапазоні 15-18%. Процес крепування збільшує обсяг приблизно на 100%, але знижує міцність на розрив майже на 50%. Типовий об'ємний показник знаходиться в діапазоні 8-9 см3 / г для кращих виробів. Сторона "янкі" основного аркуша м'якша в порівнянні зі стороною "капюшон". В процесі конвертації, де виробляється готова продукція, сторона "янкі" розташовується зовні в 2-слойном виробі, щоб отримати максимальну м'якість продукту. Деякі тканинні машини мають каландр перед бобіною, який використовується для поліпшення м'якості поверхні і зменшення розкиду калібру CD в листі на бобіні. Каландр використовується при виробництві серветок для обличчя або високоякісних туалетних серветок. При високій швидкості роботи машини необхідно використовувати активні плівки для підтримки листа на сухому кінці.

3 Визначення потреби в сировинних ресурсах для виробництва

3.1 Вихідні данні для розрахунку матеріального балансу

Вихідні дані для розрахунку матеріального балансу води та волокна наведено в табл. 3,1

Таблиця 3,1

Вихідні дані для розрахунку матеріального балансу

| Назва | Приймаємо |
| --- | --- |
| 1.Концентрація маси на різних стадіях виробництва, % |  |
| На накаті | 96,00 |
| Після пресів | 37,00 |
| Після в/ящиків | 18,00 |
| Після регістрової частини | 7,50 |
| В напірному ящику | 0,65 |
| В БПР | 3,50 |
| В композиційному басейні | 3,50 |
| В машинному басейні | 3,50 |
| Після змішув.насоса №1 | 0,50 |
| Після змішув.насоса №2 | 0,75 |
| В басейні оборотного браку | 3,50 |
| Скоп після дискового фільтра | 3,50 |
| Згущувач мокрого браку | 3,50 |
| Г/розбивач сухого браку | 3,50 |
| Г/розбивач хвойної целюлози | 3,50 |
| Г/розбивач листяної целюлози | 3,50 |
| Змішувач мокрого браку | 0,80 |
| Басейн оборотного браку | 3,50 |
| Після вузлоуловлювача | 0,6500 |
| Після змішув.насоса №1 | 0,6737 |
| Після зміш.насоса №2 | 0,7304 |
| Після центриклинерів І ст. | 0,7000 |
| Після центриклинерів ІІ ст. | 0,4000 |
| 2. Концентрація відхідних вод, % |  |
| регістрова вода | 0,1200 |
| підсіткові води | 0,1000 |
| відсмоктуючих ящиків | 0,0050 |
| пресові води | 0,0500 |
| від промивки сітки | 0,0040 |
| від промивки сукон | 0,0050 |
| освітлених вод з дискового фільтра | 0,0010 |
| В басейні надлишк.вод | 0,2000 |
| від плоскої сортувалки | 0,1800 |
| згущувача мокрого браку | 0,0400 |

Продовження таблиці 3.1

|  | Назва | Приймаємо |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3.Витрата свіжої та освітленої води, л/т паперу |  |  |
|  | Свіжа вода на промивку сіток | 9000,0 |  |
|  | Освітлена вода сприски і відсічки | 7000,0 |  |
|  | Свіжа вода на промивання сукон | 3000,0 |  |
|  |  | 0,0 |  |
|  | 4. Витрата хімікатів, л/т паперу |  |  |
|  | Хімікати в композиц.басейн | 45,0 |  |
|  | 5.Kількість відсотків браку, % від маси паперу |  |  |
|  | при обробці паперу | 2,0 |  |
|  | на накаті | 3,0 |  |
|  | при сушінні паперу | 2,0 |  |
|  | мокрий брак | 3,0 |  |
|  | при змиванні підлоги | 0,2 |  |
|  | 6.Композиція паперу, % |  |  |
|  | целюлоза хвойна вибілена | 70,0 |  |
|  | целюлоза листяна вибілена | 30,0 |  |
|  | 7.Концентрація відходів сортування, % |  |  |
|  | відходи вузлоуловлювача | 1,3500 |  |
|  | центриклинера І ст. | 1,2000 |  |
|  | центриклинера ІІ ст. | 0,7000 |  |
|  | центриклинера ІІІ ст. | 0,6700 |  |
|  | відходи плокої сортувалки | 3,50 |  |
|  | 8.Сухість вихідних н/фабрикатів % |  |  |
|  | Хвойна целюлоза | 88,00 |  |
|  | Листяна целюлоза | 88,00 |  |
|  | 9.Кількість віходів сортування, % (кг/т) |  |  |
|  | Цетриклинери І ст. | 5,00 |  |
|  | Вузлоуловлювач | 3,50 |  |

3.2 Блок схема виробництва санітарно гігієнічного паперу

Рис. 3.1 – Блок-схема для розрахунку матеріального балансу води та волокна

3.3 Розрахунок матеріального балансу

Розрахунок матеріального балансу води і волокна виробництва паперу основи для рушників виконаний за допомогою персонального комп’ютера в середовищі «Microsoft Excel».

Розрахунок проводимо згідно блок-схеми, наведеної на рис. 3.1.

Склад готової продукції:

На склад поступає 1000 кг паперу, в ньому міститься:  абс. сухого волокна 1000 · 0,96 = 960 кг води 1000 – 960 = 40 кг.

Повздовжньо-різальний верстат (ПРВ): з урахуванням 2% браку під час обробки (1000 · 0,02 = 20 кг) необхідно виробити на накаті 1000 + 20 = 1020 кг.

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % | Волокно, кг | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З накату | 1020,00 | 96,00 | 979,60 |  | 40,80 |
| Надійшло(всього) | 1020,00 |  | 979,20 |  | 40,80 |
| На склад | 1000,00 | 96,00 | 960,00 |  | 40,00 |
| В г/розб.сух.браку | 20,00 | 96,00 | 19,20 |  | 0,80 |
| Пішло (всього) | 1020,00 |  | 979,20 |  | 40,80 |

Накат: з урахуванням 3% браку, що утворюється під час намотування паперу (1000 · 0,03 = 30 кг) та надходить до гідророзбивача сухого браку, на накат повинно надійти 1020 + 30 = 1050 кг п/с паперу.

З урахуванням вологи, в папері, що проходить через накат, міститься:

абсолютно–сухого волокна 1050 · 0,96 = 1008 кг, води 1050 – 1008 = 42 кг.

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Після сушіння | 1050,00 | 96,00 | 1008,00 | 42,00 |
| Надійшло(всього) | 1050,00 |  | 1008,00 | 42,00 |
| На ПРВ | 1020,00 | 96,00 | 979,20 | 40,80 |
| В г/розб.сух.браку | 30,00 | 96,00 | 28,80 | 1,20 |
| Пішло (всього) | 1050,00 |  | 1008,00 | 42,00 |

Сушіння паперу:

Сушіння паперу

після пресів

Р

1

С

1

пара

Р

3

С

3

на накат

Р

2

С

2

брак

Р

4

С

4

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Після пресів | 2276,22 | 37,00 | 1027,20 | 1749,02 |
| Надійшло(всього) | 2276,22 |  | 1027,20 | 1749,02 |
| На накат | 1050,00 | 96,00 | 1008,00 | 42,00 |
| Втрати пару | 1706,22 | 0,00 | 0,00 | 1706,22 |
| В г/розб.сух.браку | 20,00 | 96,00 | 19,20 | 0,80 |
| Пішло (всього) | 2776,22 |  | 1027,20 | 1749,02 |

Пресова частина:

Пресова частина

свіжа вода для промивання сукон

Р

з

гауч

-

преса

Р

1

С

1

пресові води

Р

3

С

3

від

промивання

сукон

Р

4

С

4

на сушіння

Р

2

С

2

мокрий

брак

Р

5

С

5

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Після гауч-вала | 5077,42 | 18,00 | 1039,94 | 4737,48 |
| Св.вода на пр.сукон | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |
| Надійшло(всього) | 87777,42 |  | 1039,94 | 7737,48 |
| На сушіння | 2776,22 | 37,00 | 1027,20 | 1749,02 |
| Пресові води | 2971,20 | 0,0500 | 1,49 | 2969,72 |
| Води в/пром.сукон | 3000,00 | 0,0050 | 0,15 | 2999,85 |
| В г/зміш.мокр.браку | 30,00 | 37,00 | 11,10 | 18,90 |
| Пішло (всього) | 8777,42 |  | 1039,94 | 7737,48 |

Відсмоктувальні ящики:

Відсмоктувальні

з регістрової частини

Р

1

С

1

вода в басейн

підсіткових

вод

на гауч

-

вал

Р

2

С

2

свіжа

вода

на

відсічки

Р

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Після регістр.частини | 13875,87 | 7,50 | 1040,69 | 12835,18 |
| Св.вода на відсічки | 7000,00 | 0,00 | 0,14 | 6999,86 |
| Надійшло(всього) | 20875,87 |  | 1040,83 | 19835,04 |
| На гауч-вал | 5777,42 | 18,00 | 1039,94 | 4737,48 |
| Води в бас.відсм.води | 15098,45 | 0,0050 | 0,75 | 15097,70 |
| Пішло (всього) | 20875,87 |  | 1040,69 | 19835,04 |

Регістрова частина:

Регістрова част

ина

з напірного ящика

Р

1

С

1

регістрова вода

Р

3

С

3

вода в басейн

на

відсмоктувальні ящики

Р

2

С

2

свіжа

вода

на промив

ання

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Після н.ящика | 193282,92 | 0,65 | 1265,34 | 192026,58 |
| Свіжа вода на пром.сітки | 9000,00 | 0,000 | 0,00 | 9000,00 |
| Надійшло(всього) | 202282,92 |  | 1256,34 | 201026,58 |
| На відсм.ящики | 13875,87 | 7,50 | 1040,69 | 12835,18 |
| Регістрові води | 179407,05 | 0,1200 | 215,29 | 179191,76 |
| Підсіткові води | 9000 | 0,0040 | 0,36 | 8999,64 |
| Пішло (всього) | 202282,92 |  | 1256,34 | 201026,58 |

Напірний ящик:

Напірний ящик

із селектифайєра

Р

1

С

1

в регістрову частину

Р

2

С

2

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Після вузлоуловлюв. | 193282,92 | 0,6500 | 1256,34 | 192026,58 |
| Надійшло(всього) | 193282,92 |  | 1256,34 | 192026,58 |
| На рег.частину | 193282,92 | 0,6500 | 1256,34 | 192026,58 |
| Пішло (всього) | 193282,92 |  | 1256,34 | 192026,58 |

Вузловловлювач:

Вузловловлювач

ііз змішувально

го насоса №1

Р

1

С

1

на

сортувалку

в напірний ящик

Р

2

С

2

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Після зміш.нас.№1 | 200047,82 | 0,6737 | 1347,67 | 198700,16 |
| Надійшло(всього) | 200047,82 |  | 1347,67 | 198700,16 |
| На н/ящик | 193282,92 | 0,6500 | 1256,34 | 192026,58 |
| На плоску сортувал. | 6764,90 | 1,3500 | 91,33 | 6673,58 |
| Пішло (всього) | 200047,82 |  | 1347,67 | 198700,16 |

Плос

ка сортувалка:

Сортувалка

із селектифайєра

Р

1

С

1

вода в басейн

регістрових вод

в цех виробництва картону

Р

2

С

2

вода з басейна

надлишкових

вод

Р

4

С

4

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Після селектифайера | 6764,90 | 1,3500 | 91,33 | 6673,58 |
| Надійшло(всього) | 6764,90 |  | 91,33 | 6673,58 |
| В бас.регістр.вод | 4380,89 | 0,1800 | 7,89 | 4373,00 |
| В бас. обор. браку | 2384,02 | 3,500 | 83,44 | 2300,58 |
| Пішло (всього) | 6764,90 |  | 91,33 | 6673,58 |

Змішувальний насос № 1:

Змішувальний насос №1

від центриклинерів І ступеня

Р

1

С

1

із басейна регістрових

вод

на селектифайєр

Р

2

С

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регістова вода | 9103,41 | 0,1214 | 11,05 | 9092,36 |
| Після центрикл. Іст. | 190944,41 | 0,7000 | 1336,61 | 189607,80 |
| Надійшло(всього) | 200047,82 |  | 1347,67 | 198700,16 |
| На селектифайер | 200047,82 | 0,6737 | 1347,67 | 198700,16 |
| Пішло (всього) | 200047,82 |  | 1347,67 | 198700,16 |

Центриклинери І ступеня:

Центриклинери І

із

змішувального насоса

№2

Р

1

С

1

на центриклинери

ІІ і ІІІ ступеня

в

змішувальний насос

№1

Р

2

С

2

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Після зміш.насоса №2 | 203305,38 | 0,7304 | 1484,94 | 201820 43 |
| Надійшло(всього) | 203305,38 |  | 1484,94 | 201820,43 |
| На змішув.насос №1 | 190944,41 | 0,70 0 | 1336,61 | 189607,80 |
| На центрикл. ІІ і ІІІ ст. | 12360,97 | 1,2000 | 148,33 | 12212,64 |
| Пішло (всього) | 203305,38 |  | 1484,94 | 201820,43 |

Центриклинери ІІ-ІІІ ступенів:

Центриклинери ІІ і ІІІ

з центриклинерів І ступеня

Р

1

С

1

відходи в стік

Р

4

С

4

в змішувальний насос №2

Р

2

С

2

вода в жолоби

і №2 з басейна

№1

надлишкових вод

Р

3

С

3

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % |  | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Після центрикл. І ст. | 12360,97 |  | 1,2000 | 148,33 | 12212,64 |
| Надлиш.вода в жолоб І і ІІ | 24682,39 |  | 0,0010 | 0,25 | 24682,14 |
| Надійшло(всього) | 37043,36 |  |  | 148,58 | 36894,78 |
| В змішув.насос №2 | 36863,36 |  | 0,4000 | 147,57 | 36745,78 |
| Відходи у відвал | 150,00 |  | 0,6700 | 1,01 | 149,00 |
| Пішло (всього) | 37043,36 |  |  | 148,58 | 36894,78 |

Змішувальний насос

№ 2:

Змішувальний насос

з бака постійного рівня

Р

1

С

1

з центриклинерів ІІ

ступеня

Р

4

С

4

на центриклинери І ступеня

Р

2

С

2

вода з басейна

р

егістрових вод

Р

3

С

3

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регістова вода | 132762,59 | 0,1214 | 161,21 | 132601,37 |
| Від центриклин. ІІ ст. | 36893,36 | 0,4000 | 147,57 | 36745,78 |
| З БПР | 33649,43 | 3,4953 | 1176,16 | 32473,28 |
| Надійшло(всього) | 203305,38 |  | 1484,94 | 201820,43 |
| На центрикл. І ст. | 203305,38 | 0,7304 | 1484,94 | 202820,43 |
| Пішло (всього) | 2203305,38 |  | 1484,94 | 201820,43 |

Машинний басейн:

Машинний басейн

з композиційного басейна

Р

1

С

1

в бак постійного рівня

Р

2

С

2

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Після композ.басейна | 33649,43 | 3,4953 | 1176,16 | 32473,28 |
| Надійшло(всього) | 33649,33 |  | 1176,16 | 32473,28 |
| На БПР | 33649,33 | 3,4953 | 1176,16 | 32473,28 |
| Пішло (всього) | 33649,33 |  | 1176,16 | 32473,28 |

Композиційний басейн:

Композиційний басейн

з гідророзбивачів целюлози

Р

1

С

1

в машинний басейн

Р

4

С

4

з басейна зворотного

браку

Р

2

С

2

скоп з дискового

фільтра

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Із г/розбив.хв.целзи | 19919,60 | 3,5000 | 697,19 | 19222,42 |
| Із г/розб.лист.цел-зи | 8536,97 | 3,5000 | 298,79 | 8238,18 |
| Із басейна обіг.браку | 4653,90 | 3,5000 | 162,89 | 4491,01 |
| Скоп з диск.фільтра | 493,96 | 3,5000 | 17,29 | 476,67 |
| Хімікати | 45,00 | 0,0000 | 0,00 | 45,00 |
| Надійшло(всього) | 33649,60 |  | 1176,16 | 32473,28 |
| В машинний басейн | 33649,43 | 3,5000 | 1176,16 | 32473,28 |
| Пішло (всього) | 33649,43 |  | 1176,16 | 32473,28 |

Гідророзбивач хвойної целюлози:

Гідророзбивач хвойної

хвойна целюлоза (зі складу)

Р

1

С

1

з басейна регістрових

вод

в композиційний басейн

Р

2

С

2

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % |  | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хв.цел-за зі складу | 765,83 |  | 88,00 | 673,93 | 91,90 |
| Вода з бас.рег.вод | 19153,78 |  | 0,1214 | 23,26 | 19130,52 |
| Надійшло(всього) | 19919,60 |  |  | 697,19 | 19222,42 |
| В композиційний бас. | 19919,60 |  | 3,50 | 697,19 | 19222,42 |
| Пішло (всього) | 19919,60 |  |  | 697,19 | 19222,42 |

Гід

ророзбивач листяної целюлози:

Гідророзбивач листяної

листяна целюлоза (зі складу

)

Р

1

С

1

з басейна регістрових

вод

в композиційний басейн

Р

2

С

2

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % |  | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лист.цел-за зі складу | 328,21 |  | 88,00 | 288,83 | 39,39 |
| Вода з бас.рег.вод | 8208,76 |  | 0,1214 | 9,97 | 8198,79 |
| Надійшло(всього) | 8536,97 |  |  | 298,79 | 8238,18 |
| В композиційний бас. | 8536,97 |  | 3,50 | 298,79 | 8238,18 |
| Пішло (всього) | 8536,97 |  |  | 298,79 | 8238,18 |

Переробка сухого та мокрого браку:

Гідророзбивач сухого браку

відходи з ПРВ, сушіння, накату

Р

1

С

1

з басейна регістрових

вод

в басейн оборотного

браку

Р

2

С

2

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % |  | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З ПРС | 20,00 |  | 96,00 | 19,20 | 0,80 |
| Знакату | 30,00 |  | 96,00 | 28,80 | 1,20 |
| Зcушіння | 20,00 |  | 96,00 | 19,20 | 0,80 |
| З бас-ну рег.вод | 1875,92 |  | 0,0484 | 0,91 | 1875,02 |
| Надійшло(всього) | 1945,92 |  |  | 68,11 | 1877,82 |
| В басейн обор.браку | 1945,92 |  | 3,5000 | 68,11 | 1877,82 |
| Пішло (всього) | 1945,92 |  |  | 68,11 | 1877,82 |

Гауч

-

мішалка мокрого браку:

Гауч

-

мішалка

відходи з пресової частини

Р

1

С

1

з басей

на регістрових

вод

в басейн оборотного браку

Р

2

С

2

відходи від

гауч

-

вала

Р

4

С

4

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % |  | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З пресової частини | 30,00 |  | 37,00 | 11,10 | 18,90 |
| З бас-ну надл.вод | 1444,86 |  | 0,0484 | 0,70 | 1444,16 |
| Надійшло(всього) | 1474,86 |  |  | 11,80 | 1463,06 |
| На згущ.мокрого браку | 1474,86 |  | 0,8000 | 11,80 | 1463,06 |
| Пішло (всього) | 1474,86 |  |  | 11,80 | 1463,06 |

Згущувач мокрого браку:

Згущувач мокрого

із гауч

-

мішалки

Р

1

С

1

в басейн надлишкових

вод

в басейн оборотного браку

Р

2

С

2

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % |  | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Після зміш.мокр.браку | 1474,86 |  | 0,8000 | 11,80 | 1463,06 |
| Надійшло(всього) | 1474,86 |  |  | 11,80 | 1463,06 |
| В басейн обор.браку | 323,96 |  | 3,5000 | 11,34 | 312,62 |
| В басейн надл.вод | 1150,90 |  | 0,0400 | 0,46 | 1150,44 |
| Пішло (всього) | 1474,86 |  |  | 11,80 | 1463,06 |

Басейн оборотного браку:

Басейн оборотного

із гідророзбивача сухого браку

Р

1

С

1

в композиційний басейн

Р

3

С

3

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| З г/розбив.сух.браку | 1945,92 | 3,50 | 68,11 | 1877,82 |
| Зі зміш.мокрого браку | 323,96 | 3,50 | 11,34 | 312,62 |
| З плоскої сортувалки | 2384,02 | 3,50 | 83,44 | 2300,58 |
| Надійшло(всього) | 4653,90 |  | 162,89 | 4491,01 |
| В композиц.басейн | 4653,90 | 3,50 | 162,89 | 4491,01 |
| Пішло (всього) | 4653,90 |  | 162,89 | 4491,01 |

Басейн регістрових вод:

Басейн регістрових вод

із регістрової частини

Р

1

С

1

регістрова вода

в г/р хвойної

целюлози

Р

3

С

3

регістрова вода в г/р сухого браку

Р

5

С

3

регістрова вода в гауч

-

мішалку

із сортувалки

Р

2

С

2

надлишок регістрової води

Р

С

регістрова вода

регістрова

в з/н

№1

вода

Р

7

С

3

в

з/н №2

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| З регістрової частини | 179407,05 | 0,1200 | 215,29 | 179191,76 |
| Від плоск.сортув. | 4380,89 | 0,1800 | 7,89 | 4373,00 |
| Надійшло(всього) | 183787,93 |  | 223,17 | 183564,76 |
| На зм.насос №1 | 9103,41 | 0,1214 | 11,05 | 9092,36 |
| На зм.насос №2 | 132762,59 | 0,1214 | 161,21 | 12601,37 |
| На г/розб.листян.цел. | 8208,76 | 0,1214 | 9,97 | 8198,79 |
| На г/розб.хвойн.цел. | 19153,78 | 0,1214 | 23,26 | 19130,52 |
| В басейн надл.вод | 14559,40 | 0,1214 | 17,68 | 14541,72 |
| Пішло (всього) | 183787,93 |  | 223,17 | 183564,76 |

Басейн

смоктун

ових та

підсіткових

вод

:

Басейн смоктунових та підсіткових вод

підсіткова вода (від промивання сіток)

Р

1

С

1

на сортувалку

Р

3

С

3

смоктунові води

(

від

відсмоктувальних ящиків)

Р

2

С

2

надлишок смоктунових та

підсіткових вод

Р

5

С

3

в жолоби №1 і №2

центриклинерів 2 і 3 ступеня

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Від відсмоктув.ящиків | 15098,45 | 0,0040 | 0,36 | 8999,64 |
| Від промив.сітки | 9000,00 | 0,0050 | 0,75 | 15097,70 |
| Надійшло(всього) | 24098,45 |  | 1,11 | 24097,34 |
| В басейн надлишк.вод | 24098,45 | 0,0046 | 1,11 | 24097,34 |
| Пішло (всього) | 24098,45 |  | 1,11 | 24097,34 |

Басейн надлишкових вод:

Басейн

надлишк

ових вод

з басейна підсіткових

вод

Р

С

від гауч

-

вала

Р

4

С

4

в жолоб №1 і №2

Р

6

С

6

з

басейна вод

відсмоктувальних

ящиків

Р

3

С

3

надлишок на

дисковий фільтр

Р

8

С

6

на сортувалку

Р

7

С

6

з басейна

регістрових вод

Р

1

С

1

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| З басейну рег.вод | 14559,40 | 0,1214 | 17,68 | 14541,72 |
| З басейну смокт. та підс. вод | 24098,45 | 0,0046 | 1,11 | 24097,34 |
| Від сгущ.мокр.браку | 1150,90 | 0,0400 | 0,46 | 1150,44 |
| Надійшло(всього) | 39808,75 |  | 19,25 | 39789,49 |
| На г/розб.сухого браку | 1875,92 | 0,0484 | 0,91 | 1875,02 |
| На зміш.мокрого браку | 1444,86 | 0,0484 | 0,70 | 1444,16 |
| На дисковий фільтр | 36487,97 | 0,0484 | 17,65 | 36470,32 |
| Пішло (всього) | 39808,75 |  | 19,25 | 39789,49 |

Дисков

и

й ф

і

льтр

:

Дисковий фільтр

із басейна надлишкових вод

Р

1

С

1

скоп в композиційний

басейн

Р

3

С

3

в басейн проясненої води

Р

2

С

2

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| З басейну надл.вод | 36487,97 | 0,0484 | 17,65 | 36470,32 |
| Надійшло(всього) | 36487,97 |  | 17,65 | 36470,32 |
| В композиц.басейн | 493,96 | 3,50 | 17,29 | 476,67 |
| В басейн освітл.вод | 35994,01 | 0,0010 | 0,36 | 35993,65 |
| Пішло (всього) | 36487,97 |  | 17,65 | 36470,32 |

Басейн освітлених вод:

Басейн проясненої води

з дискового фільтра

Р

1

С

1

надлишкова прояснена вода

Р

2

С

2

| Найменування | Маса, кг | Концентрація, % | Волокно, кг | Вода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Після дисков.фільтра | 35994,01 | 0,0010 | 0,36 | 35993,65 |
| Надійшло(всього) | 35994,01 |  | 0,36 | 35993,65 |
| В жолоб №1 і №2 | 24682,39 | 0,0010 | 0,25 | 24682,14 |
| В цех виробн. паперу | 11311,62 | 0,0010 | 0,11 | 11311,50 |
| Пішло (всього) | 35994,01 |  | 0,36 | 35993,65 |

Результати зведеного балансу води і волокна виробництва паперу основи для рушників представлені в табл. 3.2

Таблиця 3.2

Зведений баланс волокна та води

| Таблиця зведеного балансу води і волокна. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Волокно(абс.сух),кг | Надходження | Витрата |  |
| Хвойна целюлоза | 673,93 |  |  |
| Листяна целюлоза | 288,83 |  |  |
| Всього: | 962,75 |  |  |
| Готова продукція |  | 960 |  |
| Відходи центриклинерів ІІІ ст. |  | 1,01 |  |
| З пресовими водами |  | 1,49 |  |
| З промиванням сукон |  | 0,15 |  |
| На очисні споруди |  | 0,11 |  |
|  | Всього: | 962,75 |  |
| Вода,кг | Надходження | Витрата |  |
| З хвойною целюлозою | 91,90 |  |  |
| З листяною целюлозою | 39,39 |  |  |
| Хімікати | 45,00 |  |  |
| Свіжа вода на промивання сіток | 9000,00 |  |  |
| Свіжа вода на відсічки відсм. ящиків | 6999,86 |  |  |
| Свіжа вода на промива. сукна | 3000,00 |  |  |
| Всього: | 19176,14 |  |  |
| З готовою продукцією |  | 40,00 |  |
| З парою при сушінні |  | 1706,22 |  |
| З відходами центр.ІІІ ст. |  | 149,00 |  |
| З пресовими водами |  | 2969,72 |  |
| Промивка сукон |  | 2999,85 |  |
| На очисні споруди |  | 11311,50 |  |
|  | Всього: | 19176,28 |  |

Для розрахунку безповоротних втрат волокна потрібно врахувати всі його втрати для даного виробництва. В даному випадку вони становлять:

962,75 – 960 = 2,75 кг

Вимої волокна :

ВВ=  100%=0,29 %.

3.4 Тепловий балан

| Розрахунок контактного сушіння паперу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вихідні дані |  |  |  |
| Продуктивність, кг/год | G= |  | 3410 |
| Початкова вологість матеріалу, % | W1= |  | 63 |
| Кінцева вологість матеріалу, % | W2= |  | 4 |
| Початкова температура матеріалу, 0С | t1= |  | 20 |
| Початкова температура повітря, 0С | θ1= |  | 15 |
| Початкова вологість повітря | F1= |  | 0,4 |
| Кінцева температура повітря, 0С | θ4= |  | 60 |
| Кінцева вологість повітря | F2= |  | 0,84 |
| Температура гріючої пари, 0С | θпар= |  | 133 |
| Тепловий баланс сушіння |  |  |  |
| Статті надходження/витрати тепла |  | Кдж/год |  |
| Надходження тепла |  |  |  |
| 1. З парою, що поступає в сушильні циліндри |  | 1068284,692 |  |
| 2. З парою, що поступає в калорифер |  | 72678,58484 |  |
| 3. Тепло, використане в теплообміннику |  | 45833,81764 |  |
| Всього |  | 1186797,094 |  |
| Витрати тепла |  |  |  |
| 1. На підігрів матеріалу |  | 99181,09091 |  |
| 2. На сушіння в 2-му, 3-му періодах |  | 942342,286 |  |
| 3. На втрати в навколишнє середовище |  | 7772,264317 |  |
| 4. На втрати з невикористаним повітрям |  | 4583,381764 |  |
| 5. На підігрів повітря в теплообміннику |  | 45833,81764 |  |
| 6. На втрати з повітрям, що йде |  | 87084,25352 |  |
| Всього |  | 1186797,094 |  |

| Результати розрахунку |  |  |
| --- | --- | --- |
| Витрати пари в сушильній частині, кг/год | D1= | 486,6036065 |
| Витрати пари в калориферах, кг/год | D2= | 33,10509059 |
| Загальні витрати пари, кг/год | D= | 519,7086971 |
| Витрати пари на 1 кг матеріалу, кг/год | Dуд= | 1,019036661 |
| Кількість повітря, що подається на сушіння, кг/год | L= | 3037,360019 |
| Кількість свежого повітря, кг/год | L9= | 3341,096021 |
| Поверхня теплопередачі для підігріву на сушіння, м2 | F1= | 0,809641558 |
| Поверхня теплопередачі для сушіння, м2 | F2,3= | 7,715971057 |
| Загальна поверхня теплопередачі, м2 | F= | 8,525612616 |
| Температура повітря на вході в суш. частину, 0С | θ3= | 53,78546734 |
| Температура матеріалу при сушінні з пост. шв.,0С | t2= | 60 |
| Середн. температура матеріалу в 2,3 періодах, 0С | t4= | 78,9 |
| Середн. температура матеріалу, 0С | t5= | 40 |
| Температура матеріалу після сушіння, 0С | t3= | 113,55 |

| Матеріальний баланс сушіння |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Надходження |  | КГ/Ч |  |
| 1. Суха речовина |  | 510 |  |
| 2. Волога з сухою речовиною |  | 623,333333 |  |
| 3. Сухе повітря |  | 6359,20533 |  |
| 4. Волога з повітрям |  | 19,8765111 |  |
| Всього |  | 7512,41518 |  |
| Витрати |  |  |  |
| 1. Суха речовина |  | 510 |  |
| 2. Волога з сухою речовиною |  | 38,3870968 |  |
| 3. Сухе повітря |  | 6359,20533 |  |
| 4. Волога з повітрям |  | 604,822748 |  |
| Всього |  | 7512,41518 |  |
| Тепловий баланс сушіння |  |  |  |
| Статті надходження/витрати тепла |  | КДЖ/Ч |  |
| Надходження тепла |  |  |  |
| З повітрям при підігріванні в калорифері |  | 1855236,79 |  |
| Всього |  | 1855236,79 |  |
| Витрати тепла |  |  |  |
| 1. На підігрів матеріалу |  | 66776 |  |
| 2. На сушіння в 2-му, 3-му періодах |  | 1425911,65 |  |
| 3. На втрати в навколишнє середовище |  | 2947,80693 |  |
| 4. На втрати з повітрям, що йде |  | 351855,253 |  |
| Всього |  | 1855236,79 |  |
| Витрати повітря на сушіння, кг/год | L= |  | 6359,20533 |
| Сумарні витрати тепла в сушильній частині, кдж/год | Q= |  | 1503381,54 |
| Витрати тепла на 1кг матеріалу, кдж/кг | Qo= |  | 2947,80693 |
| Поверхня матеріалу для підігріву, м2 | F1 = |  | 5,15147541 |
| Поверхня матеріалу для сушіння, м2 | F2 = |  | 124,262453 |
| Загальна поверхня матеріалу, м2 | F = |  | 129,413929 |
| Температура повітря на виході з суш. частини, 0С | θ3= |  | 65 |
| Середня температура повітря в камері, 0С | θ= |  | 182,5 |
| Середня температура матеріалу, 0С | t1= |  | 30 |
| Ср. температура матеріалу в 2,3 періодах, 0С | t2,3= |  | 47,5 |
| Температура матеріалу після сушіння, 0С | t3= |  | 61,25 |

4 ВИБІР ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

Папероробна машина

Основними виробничими вузлами при виробництві санітарно-гігієнічного паперу є папероробна машина, яка використовується для виготовлення основи-паперу для рушників масою 1 м2 - 20 г.

Q = 0.06∙B∙v∙g∙K1∙K2∙K3

де Q – продуктивність машини, кг/доб.;

B – обрізна ширина паперового полотна на накаті, м;

v – робоча швидкість машини на накаті, м/хв.;

g – маса 1м2 паперу, г;

K1 – коефіцієнт, що враховує холостий хід машини, K1 = 0,97-0,98;

K2 – коефіцієнт виходу паперу нетто із брутто, K2 = 0,95-0,98;

K3 – робочий час папероробної машини на добу, год. (22.5 – 23 год.)

Годинна продуктивність:

Q = 0,06 · 3,6 · 1350 · 20 · 0,97 · 0,9 = 5091,3 кг/год;

Добова продуктивність становить:

Qд = Qгод · tд = 5091,3 ∙ 22,5/1000 = 114,555 т/доб.

Де tд = 22,5 – кількість безперервної роботи машини за добу.

Гідророзбивач

Для розпуску хвойної вибіленої целюлози обираємо гідророзбивач типу ГРВ-12, що має наступні технічні характеристики [1]:

-місткість ванни – 12 м3;

-продуктивність – 30–120 т/добу;

-потужність електродвигуна – 132 кВт;

-матеріал – нержавіюча сталь.

Пдоб.Пдоб.  ГРВ=114 т/добу120 т/добу=0,8 ≈1 гідророзбивач.

Дисковий млин

Обираємо дисковий млин МД-25, який має наступні технічні характеристики:

-продуктивність – 35 – 120 т/добу;

-масова концентрація волокна в напівфабрикаті – 20 – 50 г/л;

-діаметр дисків по гарнітурі – 800 мм;

-потужність електродвигуна – 115 кВт;

-частота обертання ротора – 750 хв-1;

-напруга – 380 Вт;

-габаритні розміри – 2850×860×1750 мм;

-маса – 3280 кг.

Розрахуємо кількість млинів МД-25 для хвойної вибіленої  целюлози. Її початковий ступінь млива становить 9˚ШР, кінцевий – 30˚ШР. Приріст ступеня млива на кожному млині становить близько 8˚ШР. Таким чином кількість млинів для хвойної целюлози становить:

К=∆СПхв..∆СПна 1 млині=30-108=2,5≈3 млини.

Для листяної вибіленої целюлози : 
К=∆СПхв..∆СПна 1 млині=30-1010=2≈2 млини.

Басейн для акумулювання розмеленої маси

Басейн буферний має такі технічні характеристики:

- місткість – 120 м3;

- пристрій перемішування – вал з лопатями;

- частота обертання валу – 217 об/хв..

Композиційний басейн

Технічні характеристики басейну композиційного [3]:

-місткість – 320 м3;

-потужність електродвигуна – 75 кВт;

-пристрій перемішування – вал з лопатями;

-частота обертання валу – 217 об/хв..

Установка вихрових конічних очисників

За добовою продуктивністю обираємо установку вихрових конічних очисників марки УВК-180-02 [3]

Технічні характеристики:

- продуктивність – 180 т/добу;

- пропускна здатність очисника – 400 л/хв.;

- діаметр очисника – 160 мм;

- тиск на вході – 0,2 – 0,25 Мпа;

- концентрація на вході – 0,6 – 1,1 %;

- кількість очисників за ступенями – І – 76, ІІ – 22, ІІІ – 4;

- габаритні розміри: 6,14×5,82×3,15 мм;

- маса – 26,60 т.

Пдоб.Пдоб.  УВК=114 т/добу100 т/добу=1,14≈ 2  установка вихрових конічних очисників.

Згущувач

Обираємо згущувач шаберний СШ-06-01 [3], що має наступні характеристики:

- продуктивність – 20 – 25 т/добу;

- концентрація волокна на вході – 0,4 – 1,0 %;

на виході – 5,0 – 7,0 %;

- параметри сіткового циліндра:

діаметр – 1,25 м;

довжина – 1,5 м;

- площа бічної поверхні – 6 м2;

- частота обертання барабана – 14,4 об/ в.;

- споживча потужність – 2,2 кВт;

- габаритні розміри – 3,55×2,25×2,56 м.

Пдоб.Пдоб.  СШ=0,036∙114 т/добу20 т/добу=0,2052≈1 безшаберний згущувач.

Пульсаційний млин

Обираємо пульсаційний млин МП-00, який має наступні технічні характеристики:

- продуктивність – 5 – 25 т/добу;

- діаметр ротора – 190 мм;

- кількість робочих зон – 3 шт.;

- частота обертання ротора – 3000 об/хв;

- габаритні розміри – 1,57×0,41×0,58 м;

- кількість: 1 шт.

Пдоб.Пдоб.  ПМ=0,036∙114 т/добу20 т/добу=0,2052≈1 пульсаційний млин.

5 ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ РІШЕННЯ БУДІВЛІ ЦЕХУ З ВИРОБНИЦТВА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО ПАПЕРУ

Для виробництва обгорткового паперу була обрана машина типу  Crescent Former. Довжина машини складає  4200  мм, довжина сіткового столу 3650 мм. Для проектування цеху було обрано двоповерхову будівлю, довжиною 150 м та шириною 33 м. Сітка колон на першому поверсі 6×6 м, на другому – 24×6 м та 9×6 м. В будівлі встановлено один кран вантажопідйомністю 30 т, відмітка кранового рельсу складає 16 м.

Стіни великопанельні з одношарових газобетонних панелей, товщина стіни складає 200 мм.

Колони залізобетонні прямокутного перерізу 400×600 мм; крок колон – 6 м; фундамент колон залізобетонний, стаканного типу. Колони фахверку з розміром перерізу 400×400. Колони при торцевих зовнішніх стінах і при поперечному деформаційному шві зміщені від поперечних розбивочних  осей на 500 мм.

Несучими конструкціями на першому поверсі прийняті залізобетонні ригелі

6 м та плити перекриття 1,5×6 м, на другому поверсі – залізобетонні ферми (для прогону 24 м) та підстропильні балки перекриття (для прогону 24 м). Покриття зі збірних залізобетонних плит 3×6 м.

Вікна окремі, на першому і другому поверсі розмірами 3000×2400 мм.

Вибрані збірні залізобетонні колони прямокутного перерізу для промислових будівель з мостовим краном. Глибина занурення  колони  в  стакан фундаменту 1200 мм.

Плити міжповерхового перекриття прийняті залізобетонні довжиною 6 м,     номінальні розміри яких складають 1,5×6 м.

6 ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Умови роботи на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, які використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства.

У цеху виробництва санітарно-гігієнічного паперу на персонал можливий вплив наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

- підвищеного рівня шуму на робочих місцях і в цеху;

- враження електричним струмом;

- пожежної безпеки виробничих приміщень;

- повітря робочої зони.

Рівень небезпечних і шкідливих факторів у виробничих приміщеннях і на робочих місцях персоналу, що обслуговує обладнання, не повинен перевищувати гранично-допустимих значень, передбачених діючими нормами проектування промислових підприємств, затверджених органами державного нагляду.

Причинами аварій на виробництві можуть бути порушення технологічного режиму, неправильна експлуатація обладнання, порушення правил техніки безпеки.

Виробничий шум: виробничий шум і вібрація здійснюють шкідливий вплив на людину і її нервову систему.

Шум може тимчасово активізувати або постійно пригнічувати психічні процеси організму людини. Фізіологічні та біологічні наслідки можуть виявлятися у формі порушень функцій слуху та інших аналізаторів, зокрема вестибулярного апарату, координуючої функції кори головного мозку, нервової системи, системи травлення і кровообігу.

Встановлено, що втрата слуху настає за впливу шуму в діапазоні 3000  ̶  6000 Гц, а порушення розбірливості мови  –  за частот 1000  ̶ 2000 Гц. Найбільша втрата слуху спостерігається протягом перших десяти років роботи і з плином часу ця небезпека зростає.

Для зменшення рівня шуму від трубопроводів застосовують комплектні шумозахисні кожухи. Завдяки усім цім заходам шумоізоляції, рівень шуму на даному об’єкті складає L = 70 дБА, що не перевищує допустимі значення, відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».

Електробезпека: Електробезпека – це система організаційних та технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей (живої природи) від шкідливого та небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики.

Відповідальність за організацію безпечної експлуатації електроустановок ПБЕЕС покладає на роботодавця, який повинен: призначити відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електроустановок; створити та укомплектувати електротехнічну службу з числа осіб, які досягли 18-річного віку, які мають відповідну освіту, пройшли медичний огляд і не мають протипоказань; розробити і затвердити посадові інструкції працівників та інструкції з безпечного виконання робіт; забезпечити навчання і перевірку знань працівників, своєчасний огляд електроустановок та проведення профілактичних, протиаварійних та приймально-здавальних випробувань. Для безпосереднього виконання функцій з організації експлуатації електроустановок призначається особа, відповідальна за електрогосподарство.

Вимоги до персоналу, який здійснює обслуговування електроустановок. Персонал, який здійснює експлуатацію електроустановок в Україні, поділяють на електротехнічний, електротехнологічний і неелектротехнічний. Електротехнічний персонал складається з: адміністративно-технічного - керівники і фахівці, що забезпечують організацію робіт; оперативного, який здійснює оперативне управління та обслуговування електроустановок (огляд, підготовку робочих місць, допуск і нагляд за працюючими і т.п.); ремонтного - забезпечує технічне обслуговування, ремонт, монтаж, наладку і випробування електроустановок; оперативно-ремонтного - підготовленого персоналу для оперативного обслуговування електроустановок. Електротехнологічний персонал обслуговує: електротехнологічні установки (електрозварювання, електроліз, електротермія і т.п.); установки, при роботі яких потрібне постійне регулювання електроапаратури та електроприводів; ручні, переносні або пересувні електроприймачі.

Неелектротехнічний персонал - це персонал, який обслуговує виробниче обладнання, яке живиться електрострумом (верстати, електроінструменти, інші електрифіковані агрегати), а також особи, які за специфікою роботи можуть контактувати з таким обладнанням (слюсарі, прибиральниці і т.д.).

Електробезпека на підприємстві забезпечується завдяки дотриманню вимог згідно ДСТУ 2843-94.

Пожежна безпека: Виробництво паперу є пожежонебезпечним (категорія В по ДСТУ Б В.1.1-36:2016). Пожежі можуть виникати в результаті накопичення статичної електрики, несправного виробничого обладнання та порушення технологічного процесу, течі і проливання мастильних матеріалів, погану ізоляцію проводів та ін.

Зал машини, особливо у сушильній частині, накату і поздовжньо-різальних верстатів, є небезпечним в пожежному відношенні приміщенням. Найбільшу небезпеку становить собою скупчення браку і пилу, протікання мастила, висока температура. Волокнистий пил легко запалюється від іскор, що виникають через несправність електрообладнання. Причиною загоряння паперового пилу може бути накопичення статичної електрики в картоні і папері.

Для попередження випадків загоряння в залі машини повинен бути встановлений протипожежний режим, дотримання якого є обов'язковим для всіх працюючих. Необхідно ретельно стежити за справністю електрообладнання та проводки, справністю підшипників і роботою системи централізованого змащування.

Слід систематично видаляти пил з сушильної частини машини, накату, своєчасно прибирати паперовий брак.

У місцях скупчення сухого паперового браку повинні бути встановлені пожежні рукави і вогнегасники. Необхідно періодично перевіряти справність протипожежного інвентарю, правильність його розміщення в залі машини і систему пожежної сигналізації.

При виникненні пожежі необхідно:

- знеструмити електрообладнання;

- вимкнути припливно-витяжну вентиляцію;

- перекрити пар;

- встановити машину на мінімальну швидкість;

- вимкнути насоси централізованої системи змащення;

- викликати пожежну охорону і почати гасити пожежу підручними засобами;

- оповістити керівництво.

Готова продукція повинна складуватися і зберігатися в закритих складах. На складах готової продукції повинні бути передбачені проїзди шириною, що перевищує габарити транспортних засобів по ширині на 0,8 м в кожну сторону.

Внаслідок великої довжини папероробної залу один з еваковиходів зроблений в середині залу. Ширину сходових маршів,  ширину дверей, коридорів або проходів на шляхах евакуації на всіх поверхах необхідно приймати з розрахунку не менше 0,8 м на 100 чоловік.

З приміщення повинно бути не менше двох евакуаційних виходів.

Повітря робочої зони: Для підтримання в приміщеннях нормальних параметрів повітряного середовища,  які відповідають вимогам ГОСТ 12.1.005-88,  проектом передбачено встановлення у цеху припливно-витяжної вентиляції для поліпшення повітрообміну у всьому приміщені.

Оптимальні (фізичні роботи середньої важкості категорія IIа). Температура повітря в робочій складає зоні 20-30 ºС, а в зоні КРМ може складати 30-35 ºС. Головним джерелом тепла в є тепло сушильної частини машини. Для зменшення кількості пилу в повітрі робочої зони передбачається вологе прибирання.

Для роботи, пов'язаної з виділенням пилу (сортування, різка, упаковка) призначена вентиляція. При виробничих процесах пов'язаних з виділенням пилу використовується респіратор, промисловий пилосос.

Контроль повітря робочої зони здійснюється таким чином:

відносна вологість — психрометром;

- швидкість руху повітря контролюється 1 раз на три місяці за допомогою анемометра;

- температура повітря робочої зони вимірюється постійно спиртним термометром;

- контроль за вмістом пилу у повітрі робочої зони проводиться 1 раз на місяць.

ВИСНОВКИ

У данній дипломній роботі розглянуто питання удосконалення технології виробництва паперу господарсько-побутового призначення з целюлози Приватного акціонерного товариства «Київський картонно-паперовий комбінат». За результатами дослідження сформульовані наступні висновки.

1. Удосконалено технологічний потік і виробництво паперу господарсько-побутового призначення з целюлози використовуючи установку крешнформера. Перевагами цьої машини є те, що вона виробляє з великою швидкістю папір з низькою массою метра квадратного, такж до переваг можна выднести прекрасне формування волокна, низькі витрати на виробництво та компактність.

2. Наведено основні положення стандартів та технічних умов на сировину , хімікати та готову продукцію.

3. Представлено теоретичні відомості про основні процеси виробництва санітарно-гігієнічного паперу, такі як: крепування, сушіння,пресування.

4. Розраховано матеріальний баланс води та волокна. Для виробництва 1 т готової продукції необхідно 288,83 кг хвойної та 673,93 кг листяної целюлози. Витрата свіжої води становить 19,2 м3 на 1 т. готової продукції. Вимої волокна на сітці становлять 0,62 %.

Передбачено ефективне використання обігової води та обігового браку.

5. Розраховано тепловий баланс контактного та конвективного сушіння  полотна на папероробній машині.

6. Проведено розрахунок та вибір основного та допоміжного технологічного обладнання для виробництва паперу господарсько-побутового призначення з целюлози.

7. Наведено креслення цеху у трьох розрізах та технологічну схему виробництва.

8.Розглянуті умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, які використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Фляте Д.М. Технология бумаги. Учебник для ВУЗов. – М: «Лесная промышленность», 1988, - 440 с.

- Иванов С.Н. Технология бумаги. – М: «Школа бумаги», 2006, -690 с.

- Шитов Ф.А. Технология бумаги и картона, - М. «Высш. школа», 1978. – 376с.

- Примаков С.П., Барабаш В.А., Технологія паперу і картону: навчальний посібник для вузів. – Київ: Екмо, 2002. – 396 с.

- Легоцкий С.С., Гончаров В.Н. Размалывающее оборудование и подготовка бумажной массы. – М.: Лесн. Пром-сть, 1990. – 224с.

- ПАПІР САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Технічні умови. ТУ У 85-02126811-014-99.

- Нормативно-техническая документация и ГОСТы на сырье, и готовую продукцию.

- С.Г. Жудро «Основы проектирования целлюлозно – бумажного предприятия» Издательство Москва «Лесная промышленность» 1965.- 303 с.

- Бумагоделательное оборудование. Каталог. − ЗАО «Петрозаводск-маш».: Издательство «Скандинавия», 2002 г.

- Охрана труда в химической промышленности / Г.В. Макаров, А.Я. Васин, Л.К. Маринина, П.И. Софинский, В.А. Старобинский, Н.И. Торопов. – М.: Химия, 1989. – 496 с