НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

| «На правах рукопису» УДК 676.011 УДК 676.026 | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ М. Д. Гомеля «___»_____________2022 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

на тему: «Удосконалення технологічного потоку з виробництва картону-фільтрувального»

Виконав:

студент II курсу, групи ЛЦ-11мп

Кривошеєв Антон Олегович                                                                     __________

Керівник:

К.т.н., ст. викл. Остапенко Аліна Анатоліївна                                        __________

Консультант:

розробка стартап-проєкту

К.е.н., доц., Юдіна Наталія Володимирівна                                            __________

Рецензент:                                                                                                    __________

Засвідчую, що у цій магістерській

дисертації немає запозичень з праць

інших авторів без відповідних

посилань.

Студент  _____________

Київ 2022

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інститут (факультет) інженерно-хімічний________________________________

(повна назва)

Кафедра екології та технології рослинних полімерів_______________________

(повна назва)

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія_________________________

(код і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ М. Д. Гомеля__

(підпис)               (ініціали, прізвище)

«___»____________2022 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

__________________Кривошеєву Антону Олеговичу ________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема дисертації «Удосконалення технологічного потоку з виробництва картону-фільтувального»

науковий керівник дисертації  Остапенко Аліна Анатоліївна, к.т.н.       ______

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «08» листопада 2022 р. № 4119-с

2. Термін подання студентом дисертації «16» грудня 2022 р.

3. Об’єкт дослідження процес виготовлення картону-фільтрувального

4. Предмет дослідження	технологічні параметри процесу фільтрування та процеси пресування картонного полотна

5. Перелік завдань, які потрібно розробити

а) ознайомитись з властивостями картону фільтрувального, особливостями його виробництва; б) провести літературне дослідження в технології виробництва фільтрувальних видів продукції; в) запропонувати інноваційні зміни до стандартного технологічного потоку з виробництва картону-фільтрувального марки КТФ-1П; г) вибрати основне технологічне обладнання д) провести аналіз ринку даного виду продукції

6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу

1) актуальність магістерської дисертації, предмет та об’єкт дослідження;

2) іноваційні пропозиції в технології виготовлення картону-фільтрувального;

3) технологічна схема виробницва;

4) розрахунки стартап-проекту;

5) висновки по магістерській дисертації

7. Орієнтовний перелік публікацій:

1. Мовчанюк. О.М., Остапенко А.А., Кривошеєв А.О., Куниця Ю.Б., Дажук О.О. Підвищення ефективності пресування у виробництві флютигу // International Scientific Journal “Internauka”. 2022. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-15

2. Кривошеєв А.О., Куниця Ю.Б., Остапенко А.А. Застосування екологічних чистих допоміжних речовин для виробництва фільтрувального картону// Збірник тез доповідей XXIII міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (5-7 грудня 2022 р. м. Київ)

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Розроблення стартап-проєкту | Юдіна Н.В., доцент |  |  |

9. Дата видачі завдання «_26_»__жовтня__2022 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Літературний огляд | 26.10-08.11 |  |
| 2. | Інновації в технології виробництва картону-фільтрувального | 09.11-15.11 |  |
| 3. | Технологічна частина: - вимоги до сировини та готової продукції; - технологічна схема виробництва картону-фільтрувального; - розрахунок основного технологічного обладнання | 16.11-22.11 |  |
| 4. | Техніка безпеки на виробництві | 23.11-29.11 |  |
| 5. | Стартап-проект | 30.11-06.12 |  |
| 6. | Оформлення пояснювальної записки | 07.12-11.12 |  |

Студент                                            ___________                       А.О. Кривошеєв

(підпис)                                          (ініціали, прізвище)

Науковий керівник дисертації         ____________                     А.А. Остапенко

(підпис)                                  (ініціали, прізвище)

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація: 95 стор., 7 рис., 31 табл., 23 першоджерел.

Актуальність теми: покращення показників якості картону для фільтрування та надання їм стабільності за рахунок часткової заміни сировинної бази.

Мета і задачі дослідження. Мета магістерської дисертаційної роботи: вирішення задачі щодо вдосконалення технології виробництва картону фільтрувального

Для досягнення вказаної мети було сформульовано наступні задачі:

- дослідити особливості технології та властивості виробництва;

- розглянути сучасні надбання в технології виробнитва фільтрувальних видів продукції, встановити фактори, що впливають на якість картону на всіх етапах виробництва;

- запропонувати інноваційні зміни до діючої технології одержання картону-фільтрувального марки КТФ-1П, показати раціональність модернізації технологічного потоку;

- провести аналіз ринку данного виду продукції.

Об’єкт дослідження – процес виготовлення картону-фільтрувального.

Предмет дослідження – технологічні параметри процесу впливу допоміжних речовин на фільтрування та показники якості готової продукції.

Методи дослідження: для визначення впливу технологічних параметрів було проведено літературний огляд з впливу допоміжних домішок на фільтрувальний картон.

Практичне значення одержаних результатів. Покращено якість фільтувального картону, знижено витрати допоміжних речовин, підвищено ефективність процесу пресування готової продукції.

Публікації. За підсумками магістерської дисертації опубліковано тези доповідей на міжнародній конференції .

КІЗЕЛЬГУР, РОЗМЕЛЮВАННЯ, ПРЕСУВАННЯ, СУШІННЯ, КАРТОН-ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ

ABSTRACT

Master's dissertation: 95 pages, 7 figures, 31 tables, .23. primary sources.

Relevance of the topic: improving the quality indicators of cardboard for filtering and providing them with stability due to partial replacement of the raw material base.

The purpose and objectives of the research. The purpose of the master's thesis: solving the problem of improving the production technology of filter types of products.

To achieve this goal, the following tasks were formulated:

1. to investigate the peculiarities of filter cardboard production technology and the properties of filter cardboard for consumer liquids;

2. to consider modern acquisitions in the technology of production of filter types of products, to establish factors affecting the quality of cardboard at all stages of production;

3. to propose innovative changes to the current technology for producing filter cardboard for consumer liquids of the KTF-1P brand, to show the rationality of modernizing the technological flow;

4. conduct a market analysis of this type of product.

The object of research is the process of manufacturing filter cardboard for consumer liquids.

The subject of the study is technological parameters of the process of influence of mineral adsorbents on filtration, indicators of the quality of finished products.

Research methods: to determine the influence of technological parameters, physical and theoretical research methods were used.

Practical significance of the obtained results.

The quality of filter cardboard has been improved, the consumption of auxiliary substances has been reduced, the efficiency of the process of pressing finished products has been increased.

DIATOMITE EARTH, SORTING, GRINDING, CARDBOARD MACHINE, PRESSING, DRYING, FILTER CARDBOARD

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ОДИНИЦЬ	9

ВСТУП	10

1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД	12

1.1 Загальна характеристика картону фільтрувального	12

1.2 Моніторинг ринку виготовлення картону фільтрувального	18

2 ІННОВАЦІЇ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КАРТОНУ ДЛЯ ФІЛЬТРУВАННЯ	20

3 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА	34

3.1 Характеристика на сировину, хімікати та готову продукцію.	34

3.2. Технологічна схема та її опис	42

3.3. Вибір та розрахунок технологічного обладнання	49

4 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ НА ВИРОБНИЦТВІ	55

5 СТАРТАП-ПРОЕКТ	62

5.1 Сутність проекту	62

ВИСНОВКИ	83

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	84

Додаток А………..……………………………………………………………87

# ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ОДИНИЦЬ

ЦПП – целюлозно-паперова промисловість

ВНФ – волокнистий напівфабрикат

0ШР – градус Шоппер-Ріглера

КРМ – картонноробна машина

ГРВ – гідророзбивач вертикальний

ГРГ – гідророзбивач горизонтальний

УВК – установка вихрових очисників

ГРС – гідророзбивач сортуючий

НД – нормативна документація

НТД – нормативно-технічна документація

СДН – санітарні допустимі норми

СНіП – санітарні норми і правила

ТУ – технічні умови

# ВСТУП

На підставі літературних даних та результатів досліджень зразків картону зарубіжного виробництва, що застосовується при виробництві харчових продуктів, узагальнено вимоги щодо пропозиції вихідної волокнистої сировини. Вона повинна забезпечувати одержання матеріалів із структурними характеристиками, необхідними для створення високих фільтраційних властивостей і ефективного очищення при виробництві [1].

Фільтрувальні матеріали, які виготовляються на цих підприємствах знайшли своє застосування в багатьох галузях.

Перші зразки фільтрувального картону з'явилися на світовому ринку близько 50 років тому. І до сих пір фільтрування за допомогою фільтр-картону є найбільш універсальним і поширеним способом фільтрації. Він застосовується в харчовій (для виробництва напоїв), хімічній, біотехнологічній, фармацевтичній промисловості. Фільтр-картон використовується для глибокого очищення - механічного та (або) абсорбційного відділення частинок, мікроорганізмів і колоїдів. Відмінною особливістю фільтрувального картону є його висока здатність поглинати забруднюючі речовини [2].

Фільтрувальні матеріали мають велике значення в харчовій промисловості. Очищення продуктів харчування, розчинів і суспензій - необхідний процес для досягнення гідного рівня якості готової продукції.

Фільтрація незамінна для кінцевої стадії виробництва:

- пива;

- квасу:

- мінеральної води;

- фруктових і овочевих соків;

- алкогольних напоїв.

В процесі фільтрації важливо використовувати тільки якісний фільтр-картон, оскільки, чим якісніше матеріал для фільтрації, тим краще буде результат виробництва

Виробництво виробів для фільтрування на основі целюлози, базальтового волокна, кізельгуру, перлітового фільтрувального порошку та катіонових смол має велике значення для багатьох галузей [2].

1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

1.1 Загальна характеристика картону фільтрувального

Багато процесів виробництва продуктів харчування в харчовій промисловості пов'язані з очищенням розчинів або суспензій від забруднювальних речовин. Фільтрація незамінна під час виробництва бутильованої чистої та мінеральної води, вина, пива, квасу, алкогольних напоїв. Через систему фільтрів пропускають цукрові сиропи, настоянки, овочеві та фруктові екстракти й соки.

Фільтрування - найпоширеніший і універсальний спосіб очищення будь-якої рідини від великих і дрібних частинок. Процес фільтрації позначається не тільки на зовнішньому вигляді напоїв, наприклад, під час освітлення вина, квасу, пива, лікеро-горілчаної продукції, а й на смакових якостях напоїв. Під час проведення фільтрації використовується фільтрувальний картон для харчових рідин. Сучасний фільтрувальний картон застосовують у низці технологічних процесів. Під час очищення різних рідин картонний фільтр не тільки утримує велику кількість колоїдних частинок, а й очищає рідину від різних мікроорганізмів.

Фільтрувальний картон має низку переваг: має високу абсорбуючу здатність; стійкий до механічного впливу; має підвищену вологостійкість; може застосовуватися для фільтрації в'язких рідин; його можна використовувати для фільтрації рідин при низькій температурі; має стійкість до деформацій; стійкий до кислот і лугів. Фільтрувальний картон виробляють із целюлозного волокна з додаванням деяких компонентів, які посилюють високу затримувальну здатність фільтра [3].

У процесі фільтрації через фільтри-картони використовуються три різні, специфіковані види фільтрації. У практиці при фільтрації, через широку дисперсію частинок різної величини, зазвичай жоден із трьох фільтруючих механізмів не існує ізольовано, але завжди відбувається більше або менше перекриття, що, нарешті, є вирішальним для результату фільтрації.

Механічна фільтрація – це пряма фільтрація сторонніх речовин. Усі частинки більші, ніж отвори фільтрів-картонів, уловлюються з їхньої поверхні механічно [4].

Електростатична адсорбція – йдеться про слабку молекулярну взаємодію так зв. Ван дер Ваальса сили, що виникає між частинками розчинів та матеріалом фільтра-картону. Цим забезпечується захоплення всередині фільтра-картону в осередках і каналах менших частинок, ніж величина його внутрішніх пор.

Електрокінетична адсорбція - заснована на існуванні так зв. зета - потенціалів і застосовується у мікробіологічних активних плит. Відмінних фільтруючих/сепаративних дій по відношенню до негативно заряджених частинок бруду, мікроорганізмів і вірусів, суспендованих у рідині, що фільтрується, досягається шляхом зміни природного негативного електрокінетичного заряду фільтра-картону на позитивний заряд - тобто. зета-потенціал. Цього досягається спеціальною обробкою нешкідливими для здоров'я поліелектролітами. Під впливом даної обробки відбувається уловлювання частинок, які у десять разів менші, ніж величина пір фільтра-картону.

Картон фільтрувальний, призначений для різних класів фільтрування (грубого, середнього, тонкого та стерильного) вина, пива, лікеро-горілчаної, безалкогольної продукції та інших напоїв, а також харчових олій. Виробляється картон з хвойної та бавовняної целюлози, іноді з додаванням азбесту та діатоміту з одностороннім латексним покриттям, товщиною 1,8...3,3 мм, масою 700...1000 г/м2. Нормованими показниками є абсолютний опір продавлюванню, опір потоку повітря, швидкість проходження води та ін.[4]

Асортимент фільтрувального картону, що виробляється, орієнтований переважно на задоволення вимог виноробства. Процес фільтрації відіграє важливу роль у формуванні якісних ознак вина.

При отриманні вина з винограду чи інших плодів та ягід виноматеріал піддається фільтруванню на різних стадіях технологічного процесу. Виноматеріал, як, втім, і вино, є багатофазною системою складного біологічного і хімічного складу, постійно схильна до біохімічних перетворень.

Пріоритетною сферою застосування фільтрувального картону вважається виробництво напоїв: вина, пива, лікеро-горілчаної та безалкогольної продукції. Найбільш складний комплекс вимог пред'являється до властивостей фільтрувального картону, що використовується у виробництві вина. Характерні риси має і фільтрувальний картон, призначений для пивоваріння.

Сутність фільтрування полягає у видаленні шкідливих домішок з вихідного виноматеріалу: дріжджових та бактеріальних клітин, колоїдних та механічних частинок за умови збереження всіх корисних його компонентів, необхідних для формування своєрідного смаку та букету готового вина (дубільних, барвників, пектинових речовин, органічних кислот, мінеральних солей ). Отже, фільтрувальний матеріал для виноробства повинен мати вибіркову затримувальну здатність (сорбційні властивості) і хорошу сумісність з виноматеріалом (вином).

Будь-який фільтр - це завжди як мінімум дві складові: фільтроутримувач - основне технологічне обладнання, в якому здійснюється процес фільтрації, і елементи, що фільтрують, - витратні матеріали, (їх іноді називають картриджі), які безпосередньо затримують шкідливі домішки.

Склад картону

Відомо, що целюлоза як структуроутворюючий компонент картону і волокнистий сорбент істотно впливає на формування затримуючої та пропускної здатності фільтрувальних матеріалів.

Основні споживчі властивості картону для фільтрування досягаються в результаті формування високопористої волокнистої структури, наповненої сорбуючими добавками. Так, висока пропускна здатність картону забезпечується, зокрема, за рахунок застосування для вироблення картону бавовняної облагородженої целюлози з деревини переважно хвойних порід, мерсеризованої.

Процес розмелювання спрямований отримання максимальної довжини целюлозного волокна і низького ступеня помелу паперової маси, пресування здійснюється за м'яким режимом. Висока затримуюча здатність забезпечується включенням до композиції картону сорбентів. Сорбенти, що застосовуються у виробництві фільтрувального картону, досить різноманітні за своєю природою.

Це можуть бути збагачені мінерали (азбест, діатоміт, опоки, перліти, цеоліти), штучні сорбенти (активне вугілля), синтезовані (цеоліти, силікагель, оксид алюмінію). Основними волокнистими компонентами фільтрувального картону для харчових рідин є целюлози з деревини хвойних порід, бавовняна целюлоза і азбест. Як функціональні добавки застосовуються в основному природні мінеральні порошкоподібні сорбенти.

Основні властивості картону та способи їх оцінки

Основними властивостями картону, від яких залежить його придатність для використання за цільовим призначенням, є механічна міцність у вологому стані, пропускна здатність (по відношенню до рідини, що фільтрується), затримує здатність (по відношенню до частин, що видаляються).

Особливість споживчих властивостей картону для фільтрування полягає в поєднанні як би виключають один одного властивостей - високої затримуючої здатності по відношенню до шкідливих домішок, присутнім у рідині, що фільтрується, і достатньої пропускної здатності по відношенню до самої рідини.

Практика показує, що показник «коефіцієнт проникності латексних частинок» в цілому не дає достовірної інформації про здатність картону, що затримує, по відношенню до домішок, присутнім у виноматеріалі та вині. Втім, цілком очевидно, що ідентифікувати однорідні частинки латексу з різноманітним комплексом шкідливих домішок, що містяться в цьому напої, принаймні некоректно. Встановлено, що для картону без азбесту кореляція між коефіцієнтом проникності латексних частинок і здатністю, що затримує, фільтра дуже незначна.

Можна вважати, що значення коефіцієнта проникності латексних частинок є непрямою оцінкою вмісту азбесту в картоні, оскільки механізм утримання зумовлений різницею величини та знаку електрокінетичного потенціалу латексних частинок і азбестових волокон, а також добре розвиненою питомою поверхнею останніх.

Таким чином, у загальному випадку значення коефіцієнта проникності латексних частинок не може бути об'єктивною оцінкою затримуючої здатності фільтрувального картону, і, отже, неприйнятно для контролю якості картону без азбесту.

У зв'язку з відсутністю достовірних стандартних методів оцінки здатності картону, що затримує, по відношенню до вина, а нестабільності вина в часі випробування проводять в умовах заводських лабораторій виноробних підприємств на «живому» матеріалі.

В умовах заводських лабораторій зразок картону випробовують на спеціальній установці у процесі фільтрування «живого» вина з подальшим мікробіологічним, оптичним та дегустаційним аналізом фільтрату.

Мікробіологічний аналіз полягає в мікроскопічному дослідженні центрифугованої проби, оптичний аналіз - в органолептичному дослідженні фільтрату в променях світла, що проходить. Якісними ознаками відсутності колоїдних та механічних частинок у фільтраті є його прозорість та блиск, і навпаки, каламутність та опалесценція свідчать про неповне їх видалення.

Мікробіологічну чистоту фільтрату оцінюють за відсотковим вмістом у ньому бактеріальних та дріжджових клітин по відношенню до вихідного виноматеріалу. Оптичну чистоту визначають візуально в потоці світла, що проходить.

Залежність чистоти фільтрату від вмісту у картоні мінеральних сорбентів.

Відомо, що здатність картону затримувати за інших рівних умов безпосередньо залежить від кількісного і якісного вмісту в ньому сорбентів. Однак ступінь утримання порошкоподібних сорбентів (наповнювачів) у структурі волокнистого матеріалу обмежена сорбційною здатністю целюлози та інших компонентів картону. Для кожної конкретної композиції існує оптимальна сфера введення мінеральних добавок.

На практиці встановлено, що у разі високого вмісту мінеральних сорбентів у картоні ефективніше застосовувати їх суміш. При введенні в паперову масу двох за різновидом мінеральних сорбентів необхідно встановити їх оптимальне співвідношення, тобто таке співвідношення, при якому досягається максимальний вміст золи в картоні і ступінь утримання в ньому сорбентів.

Вплив модифікації та гідроксиду алюмінію на показники якості картону.

Гідроксид алюмінію як хімічна добавка відіграє важливу роль у формуванні споживчих властивостей фільтрувального картону для напоїв завдяки своїм сорбційним властивостям та унікальній здатності до утворення за участю гідроксильних груп координаційних зв'язків між целюлозними волокнами, а також між целюлозою та іншими компонентами картону.

Встановлено, що ефективність застосування гідроксиду алюмінію суттєво підвищується в результаті модифікації його полімерним складом (модифікатором).

Практика показує, що немає універсальних фільтрувальних матеріалів для напоїв, а спроби знизити виробничі витрати з допомогою їх дешевизни виявляються безуспішними. Так, недорогі фільтр елементи поліпропілену, високоефективні для очищення води, виявляються малоефективними в процесі фільтрування горілки, лікеру, коньяку і вина, особливо на фінішних стадіях. Крім того, у водно-спиртовій суміші поліпропілен набухає з порушенням міжволоконних зв'язків, сформованих в результаті термозварювання волокон у процесі його виготовлення, тому велика ймовірність попадання у фільтрат ворсу

1.2 Моніторинг ринку виготовлення картону фільтрувального

Напрямки подальшого вдосконалення фільтрувального картону для виноробства визначаються тенденціями в апаратурному оформленні процесу фільтрації вина та станом внутрішнього ринку виноробної продукції.

В умовах випуску невеликих партій високосортних лікерів та вин пріоритет належить фільтр-пресам та целюлозним фільтрувальним матеріалам.

Крім того, практика показує, що поєднання патронних батарей та фільтр-пресів у ряді випадків сприяє підвищенню ефективності фільтрування.

Аналізуючи існуючу ситуацію на внутрішньому ринку виноробної продукції, можна відзначити збільшення питомого обсягу продукції малих та середніх підприємств по відношенню до загального обсягу виробництва, неповне завантаження високопродуктивних ліній на великих підприємствах, скорочення обсягу партій однойменної продукції та розширення асортименту всіх типів та категорій вин, що випускаються.

При вирішенні цих виробничих завдань перевага в апаратурному оформленні процесу фільтрування на виноробних підприємствах, безумовно, належить фільтр-пресів та целюлозних фільтрувальних матеріалів. Отже, вдосконалення цього способу фільтрації вина є актуальним завданням для двох галузей української економіки — виноробства та целюлозно-паперового виробництва.

Основними напрямками вдосконалення виробництва фільтрувальних матеріалів для виноробства є такі:

- оновлення та розширення асортименту картону на базі екологічно безпечної технології без застосування азбесту;

- впровадження способу утилізації відпрацьованих фільтр-пластин на основі біотехнології та розробка схеми організації цього процесу;

- створення нової класифікації картону, що передбачає вузьку сферу застосування конкретної марки картону;

- розробка стандартного методу оцінки затримуючої здатності картону.

Як додатковий аргумент слід зазначити, що Україна має велику сировинну базу для виноробства та власні багаті традиції виготовлення виноградного та ягідного вина, які відроджуються нині, а вирішення поставлених завдань багато в чому цьому сприятиме.

2 ІННОВАЦІЇ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КАРТОНУ ДЛЯ ФІЛЬТРУВАННЯ

Фільтрувальні матеріали мають велике значення в харчовій промисловості. Очищення продуктів харчування, розчинів і суспензій - необхідний процес для досягнення гідного рівня якості готової продукції. Високі сорбційні властивості, швидкість фільтрації, ступінь очищення й ресурс роботи фільтрувального картону забезпечу­ються високопористою структурою при малому діаметрі пор. Високу пористість фільтрувального картону визначають певні волокнисті напівфабрикати, їх композиції та співвідношення компонентів, умови підготовки та якість паперової маси, ступінь розроблення волокна, його розміри, технологічні фактори формування, пресування та сушіння картонного полотна.

Композиційний склад картону, нарівні з високими фільтраційними властивостями, має забезпечувати чистоту рідин, що фільтруються, виключати потрапляння в них домішок, які містяться в компонентах сировини, тобто відповідати санітарно-гігієнічним вимогам і нормам. Картон повинен мати необхідні показники механічної міцності, тобто протистояти руйнуванню структури ма­теріалу під дією різних факторів, зберігати цінність фільтруючих елементів за конкретних умов експлуатації. Недостатня вологоміцність картону при­зводить до його розмивання та забруднення фільтрату волокном.

Донедавна обов'язковим компонентом картону для фільтрування напоїв вважався азбест. Азбест - високоефективний сорбент з унікальною стримувальною здатністю, що володіє добре розвиненою питомою поверхнею, високим електрокінетичним потенціалом, а також стійкістю до агресивних середовищ.[4].

Картонно-паперова промисловість при виготовленні картону фільтрувального спиралась на авторське свідоцтво СРСР 926141, Kл. D 21 H 5/18, 1980. в якому описується спосіб виготовлення картону фільтрувального.

Цей патент відносився до целюлозно-паперової промисловості, зокрема до отримання фільтр-картону призначеного для фільтрації пива і вин.

Мета винаходу була підвищення якості картону за рахунок поліпшення фільтруючих властивостей і збільшення опору продавлювання у вологому стані при одночасному зниженні маси 1 м2.

Сутність винаходу полягала в тому, що фільтр-картон отримували шляхом розпуску деревної целюлози і хризотилового азбесту, розмелюванням бавовняної целюлози, приготуванням волокнистої маси, обробкою вініліден- хлоридвінілбутадієновим латексом ВХВД-65.

Відлив картона проводили у кілька шарів при співвідношенні по масі покривного та наступних шарів у 1:6-9, а обробку кожного шару вініліденхлоридвінілбутадієновим латексом здійснювали введенням його в волокнисту масу в кількості 5-25% від маси абс. сухого волокна для покривного шару та 1-3% від маси абс. сухого волокна для наступних шарів, при цьому у волокнисту масу для покривного шару попередньо вводили поліакриламід в кількості 1-5% від маси абс. сухого волокна, а після введення латексу додавали глинозем у кількості 2-5% маси абс. сухого волокна.[1].

Розпуск деревної целюлози разом із хризотиловим азбестом при співвідношенні їх за масою 4:3 здійснювали при концентрації маси 2% протягом 30 хв. Бавовняну целюлозу розмелювали у ролі при концентрації 2% до 18° ШР. З підготовлених напівфабрикатів складали композицію, що складалась з 40% деревної целюлози, 30% бавовняної целюлози та 30% хризотилового азбесту.

У покривний шар додавали 1%-ий розчин поліакриламіду в кількості 3% від маси абс. сухого волокна, 2%-ний винилиденхлоридвинилбутадиєновий латекс ВХВД-65 у кількості 20% від маси абс. сухого волокна и 10%-ий розчин глинозему в кількості 3,5% від маси абс. сухого волокна. Масу для наступний шарів оброблювали 2%-им розчином латексу ВХВД-65 в кількості 2% від маси абс. сухого волокна.

Брали відношення по масі покривного шару до п’яти однакових за масою наступних шарів 1:9. Якщо маса 1 м2 фільтр-картону 1000 г, значить маса 1м2 покривного шару 100 г. Маса 1м2 кожного з п’яти послідовних шарів 180 г.

Відлив покривного з п’яти рівних по масі послідовних шарів виготовляли окремо на листовідливному апараті а потім об’єднували їх в один.[3].

Марки картону, що вироблялись за ГОСТ 12290-89, містять два компоненти, несприятливі щодо екологічної безпеки виробництва, — азбест та мерсеризовану целюлозу. Процес мерсеризації заснований на використанні розчину лугу високої концентрації, а азбест є сильним джерелом утворення пилу, особливо в період завантаження в розмелювальні апарати, що має канцерогенні властивості.

Однак загальна оцінка експлуатаційних властивостей азбесту принципово змінилася після того, як вчені низки країн виявили канцерогенний вплив волокон азбесту на організм людини. У ситуації, що склалася, класифікувати картон, що містить азбест, як екологічно чистий матеріал можна лише умовно.

Сучасний фільтрувальний картон застосовують у низці технологічних процесів. Під час очищення різних рідин картонний фільтр не тільки утримує велику кількість колоїдних частинок, а й очищає рідину від різних мікроорганізмів. Фільтрувальний картон має низку переваг: має високу абсорбуючу здатність; стійкий до механічного впливу; має підвищену вологостійкість; може застосовуватися для фільтрації в'язких рідин; його можна використовувати для фільтрації рідин при низькій температурі; має стійкість до деформацій; стійкий до кислот і лугів. Фільтрувальний картон виробляють із целюлозного волокна з додаванням деяких компонентів, які посилюють високу затримувальну здатність фільтра.[4].

На практиці встановлено, що у разі високого вмісту мінеральних сорбентів у картоні ефективніше застосовувати їхню суміш. При введенні в паперову масу двох різновидів мінеральних сорбентів необхідно встановити їхнє оптимальне співвідношення, тобто таке співвідношення, при якому досягається максимальний вміст золи в картоні і ступінь утримання в ньому сорбентів.

Виготовленні в теперішній час фільтруючі елементи патронного типу за способом пакування фільтрувального матеріалу поділяються на глибинні та мембранні. У глибинних фільтрах роль перегородки, що фільтрує, виконує багатошаровий порожнистий порожнистий циліндр, герметично з'єднаний з кінцевими деталями. Від зовнішніх шарів до внутрішніх пористість і середній розмір пор зменшуються. Таким чином, в одному елементі поєднуються як би два-три фільтри. Частинки дисперсної фази затримуються всім обсягом фільтруючого елемента: великі - переважно у зовнішніх шарах, дрібні - у внутрішніх

Фільтрувальна перегородка порожнистого циліндра мембранного патронного елемента складається з гофрованого фільтр-пакета, в якому мікрофільтраційна мембрана укладена в один або два шари між двома шарами нетканого поліпропіленового матеріалу. Фільтр-пакет розміщується між двома перфорованими опорними трубчастими каркасами.

До переваг патронних фільтрів у порівнянні з фільтр-пресами відносяться висока продуктивність та ступінь очищення напоїв, великий ресурс роботи картриджів, можливість їх часткової регенерації. Серед їхніх недоліків відзначають високу вартість картриджів,

Відомо, що целюлоза як структуроутворюючий компонент картону і волокнистий сорбент істотно впливає на формування затримуючої та пропускної здатності фільтрувальних матеріалів.

Висока затримуюча здатність забезпечується включенням до композиції картону сорбентів. Сорбенти, що застосовуються у виробництві фільтрувального картону, досить різноманітні за своєю природою. Це можуть бути збагачені мінерали (азбест, діатоміт, перліти, цеоліти), штучні сорбенти (активне вугілля), синтезовані (цеоліти, силікагель, оксид алюмінію).[3].

Відомо, що здатність картону затримувати за інших рівних умов безпосередньо залежить від кількісного і якісного вмісту в ньому сорбентів. Однак ступінь утримання порошкоподібних сорбентів (наповнювачів) у структурі волокнистого матеріалу обмежена сорбційною здатністю целюлози та інших компонентів картону. Для кожної конкретної композиції існує оптимальна сфера введення мінеральних добавок.

Гідроксид алюмінію як хімічна добавка відіграє важливу роль у формуванні споживчих властивостей фільтрувального картону для напоїв завдяки своїм сорбційним властивостям та унікальній здатності до утворення за участю гідроксильних груп координаційних зв'язків між целюлозними волокнами, а також між целюлозою та іншими компонентами картону.

Встановлено, що ефективність застосування гідроксиду алюмінію суттєво підвищується в результаті модифікації його полімерним складом (модифікатором).

Вплив кількісного співвідношення «гідроксід алюмінію-мідифікатор» на основні показники якості картону для фільтрування напоїв показано в табл. 2.1

Табл 2.1 – Вплив кількості модифікатора гідроксиду алюмінію на показники якості картону для фільтрування

| Показник |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Зольність, % | 26,7 | 28,3 | 29,8 | 30,1 |
| Абсолютний опір продавлюванню у вологому стані, кПа | 210 | 240 | 290 | 330 |
| Швидкість проходження води, дм3/м2 хв | 200 | 180 | 160 | 170 |

Результати отримані на лабораторних зразках картону, виготовлених з базової композиції за умови варіювання кількості модифікатора в межах 3...12% маси гідроксиду алюмінію. З наведених у табл. 1 даних, максимальний вміст золи та відповідно вміст у картоні сорбентів практично досягаються при введенні модифікуючої полімерної суміші в кількості 9% маси гідроксиду алюмінію. При цьому суттєво збільшується опір продавлювання у вологому стані та відзначається деяке зниження швидкості проходження води.

Отримані результати свідчать про доцільність введення пропоновану композицію модифікатора гідроксиду алюмінію в кількості 8... 10 %.

Фільтраційні плити - це трирозмірні фільтри глибинної фільтрації, в яких присутні з'єднання-адсорбенти з високо розвиненою внутрішньою поверхнею. Їх можна як переплетення різних по довжині осередків і трубочок всередині матеріалу, у яких захоплюються частинки нечистот.

На відміну від мембранної фільтрації (на тонкому шарі) при глибинній фільтрації присутність адсорбенту у фільтраційній плиті значно збільшує загальну поверхню фільтрації, і нечистоти всередині трубочок захоплюються не тільки механічно, але і за допомогою адсорбційних сил.

При використанні комбінації механічного та адсорбційного впливу фільтраційних плит різниця між розміром частинок і розміром пір фільтраційних плит може бути значною, але незважаючи на це, частки можуть поступово осідати на стінках пір.

При цьому кількість профільтрованого розчину у глибинної фільтрації у багато разів більша, ніж при мембранній фільтрації, т.к. тут є велика поверхня фільтрації.

Введення в композицію поліамідної смоли дозволило стабілізувати гідрофобні і міцнісні показники якості готової продукції та знизити вміст дрібноволокнистої фракції в оборотних і стічних водах

Замість азбесту пропонується використовувати мінеральні дрібнозернисті сорбенти як кізельгур та перліт.

Кізельгур (діатомітова земля) видобувається зі скелетів вимерлих мікроскопічних водоростей. Завдяки змішуванню особливих скам'янілих сортів (просіювання певних розмірів частинок) виходить тонкий, порошкоподібний Кізельгур.

У ньому практично відсутні компоненти, що не фільтрують, такі як дрібний пил і кварцовий пісок. Висока пористість і низька стисливість кізельгуру робить його чудовою допоміжною добавкою для фільтрації.

Рис. 2.1. – Мікроскопічні частки кізельгуру

Сьогодні кізельгур часто використовується як додатковий фільтр для фільтрації вина. Це забезпечує механічне зміцнення фільтраційної корки від ударів тиску та забезпечує краще зчеплення попереднього покриття з фільтруючою перегородкою.

Результати досліджень з іноземних джерел

Мета дослідження полягала в покращенні фільтрувальної здатності суспензії картонних відходів після ферментативного гідролізу, проведеного для виробництва біоетанолу.

Мікроскопічнне зображення використаник частинок в дослідженні показано на рис 2.2

Розмір частинок які були використані під час досліджень зазначено у табл. 2.2.

| Допоміжна добавка | Розмір частинок (µм) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D10 | D25 | D50 | D75 | D90 |
| Кізельгур(діатоміт) | 2.8 | 8.3 | 18.1 | 32.3 | 49.5 |
| Целюлоза | 18.4 | 51.9 | 118.5 | 207.6 | 325.7 |
| Картон | 29.4 | 74.1 | 220.3 | 654.5 | 1222.0 |
| Кенаф | 104.7 | 167.1 | 385.6 | 951.7 | 1503.0 |

Табл. 2.2 приблизний розмір частинок що були використані під час досліду.

Діатоміт, містив найдрібніші частинки. Розмір частинок подрібненого картону і, особливо, волокон кенафу був значно більшим, ніж у випадку целюлози. Важливо відзначити, що розподіл розмірів, визначений для волокон, не можна безпосередньо порівняти з твердими частинками через голкоподібну форму та абсолютно іншу структуру волокон. Техніка аналізу, використана для аналізу розміру частинок, ґрунтувалася на лазерній дифракції, а використовуваний пристрій передбачає, що частинки мають сферичну форму.

Результати, отримані з використанням допоміжних фільтрів, порівнювали з випадком без допоміжних фільтрів. Фільтрувальність оцінювали за допомогою кривих накопичення фільтрату та отриманих середніх питомих опорів кеку.

Експерименти з годуванням тіла проводили з використанням усіх доступних фільтрів. Через технічні проблеми з перекачуванням довгих волокон кенафу з високим коефіцієнтом тертя їх було виключено з експериментів з попереднім покриттям [16].

Ефективність допоміжних фільтрів у подачі тіла та фільтрації попереднього покриття гідролізату біомаси можна оцінити на основі рисунку 2.2. Як показано на рисунку 2.2, усі допоміжні фільтри допомогли підвищити здатність до фільтрації, коли використовувався режим подачі тіла. У цьому випадку спостерігалося, що органічні допоміжні фільтри (рис. 2.2) виявилися менш ефективними, ніж діатоміт, який підвищив середню швидкість фільтрації на стадії перекачування на 75 % порівняно з випадком без допоміжних фільтрів. Однак подрібнені картонні відходи, можливо, були б найбільш економічним варіантом для досліджуваного процесу, оскільки вони завжди доступні із сировини.

Криві накопичення фільтрату зазначено на рис 2.2.

Рисунок 2.3- Накопичення фільтрату під час фільтрації під тиском 4 бар: Режим живлення тіла з використанням целюлози, діатоміту, картону та кенафу.[15]

Чудова продуктивність діатоміту при концентрації 20 мас.% може бути частково результатом вищої стисливості органічних допоміжних матеріалів для фільтрування. Крім того, дозування допоміжних фільтруючих засобів було засноване на масі, тому об’єм органічних допоміжних фільтруючих засобів, які закачували у фільтр, був значно більшим. Це могло спричинити надто щільну структуру фільтраційного осадка вже на етапі фільтрації.[15].

Крива накопичення фільтрату в результаті додавання попередьного шару наведена на рис 2.3

Рис 2.4 - Накопичення фільтрату в результаті додавання попередьного шару.

Було лише незначне покращення здатності до фільтрації в результаті додавання попереднього шару. Максимальне збільшення кількості зібраного фільтрату становило лише 10 % для целюлози та діатоміту. Можна припустити, що шар попереднього покриття утворює самостійне фільтруюче середовище, на якому формується фільтраційний осад. Проникність рідини шару попереднього покриття змінюється залежно від типу фільтруючого засобу та умов попереднього покриття.

Ці фактори також можуть впливати на здатність попереднього шару утримувати тверді частинки. Очевидно, що доза допоміжного фільтруючого засобу не повинна бути надто високою, оскільки після певного моменту опір, викликаний збільшенням товщини кека, перевершує переваги.

На рисунку 2.5. представлена отримана фільтраційна здатність та відповідний вміст вологи в зразку після етапів фільтрації та пресування зразка.

Рис 2.5-Фільтраційна здатність та відповідний вміст вологи після етапів фільтрації та пресування зразка.

На малюнку рисунку можна спостерігати, що успішне використання допоміжних фільтрів, незалежно від способу додавання, допомагає збільшити фільтраційну здатність і зменшити вміст вологи в зразку. Вміст вологи був знижений у всіх випадках.

Мета цього дослідження полягала в тому, щоб покращити фільтрацію ферментативно гідролізованих суспензій біомаси з використанням неорганічних і органічних фільтруючих засобів. Було показано, що різні допоміжні фільтри можуть бути успішно застосовані для покращення здатності до фільтрації суспензії гідролізованої лігноцелюлозної біомаси за допомогою фільтра під тиском.[15]

Особливі переваги Кізельгура(діатоміт):

- Високий ступінь очищення

- Надійна фільтрація завдяки швидкому формуванню міцного шару, що фільтрує

- Економічність завдяки оптимальному співвідношенню продуктивності та ступеню фільтрації

- Максимальна чистота продукту

Застосування

Кізельгур(діатоміт) застосовується для кізельгурової фільтрації на фільтрах таких типів:

- Намивальні рамні пластинчасті фільтри з регенерованим опорним фільтр-картоном

- Намивальні фільтри з горизонтальними або вертикальними сітчастими елементами

- Намивальні патронні фільтри з вертикальними фільтрувальними елементами

Часто продуктивність фільтрації можна покращити шляхом комбінування кізельгурів з іншими фільтруючими засобами, наприклад з фільтрувальними перлітами.

Найбільш досконалими за гідравлічними характеристиками та затримуючої здатності є фільтрувальні види картону зі скляних, базальтових, штучних та синтетичних волокон, що мають циліндричну форму. Статистичні методи досліджень показали, що структурні та фільтруючі властивості картону з цих волокон також перебувають у тісному взаємозв'язку з їх зовнішньою питомою поверхнею. Вплив сил міжволоконного зв'язку на структурні та фільтруючі властивості картону зі скляних, базальтових, синтетичних та штучних волокон практично відсутній.

Зміни в структурних і фільтруючих властивостях картону з целюлози при додаванні до них скляних, базальтових, синтетичних і штучних волокон залежить як від їх зовнішньої вздовжньої поверхні, так і зовнішньої питомої поверхні целюлози. Однак, як показали експерименти, при будь-яких співвідношеннях компонентів, що розглядаються, і їх зовнішньої питомої поверхні. введення до складу паперу та картону з целюлози скляних, базальтових, синтетичних та штучних волокон збільшує щільність розподілу пор за розмірами.[14].

Механічна міцність фільтрувальних видів картону збільшується із збільшенням зовнішньої питомої поверхні та довжини волокон, зниженням їх діаметра. При цьому в папері та картоні зростає кількість контактів між волокнами, збільшуються сили взаємодії між ними, структура матеріалу стає більш упорядкованою.

Тому, зростає кількість зв’язків між волокнами, як наслідок, збільшується механічна міцність матеріалу.

Отже, зі збільшенням вмісту в картоні тонких волокон матеріал стає більш однорідним за структурою.

Вдосконалення процесу пресування картонного полотна

Після формуючої частини маса з сухістю 27% надходить до пресової частини, де відбувається подальше зневоднення. У процесі проходження паперового полотна через прес можна виділити дві стадії, а саме: стадія зростаючого тиску та – стадія тиску, що зменшується. На першій стадії відбувається стиснення полотна і сукна, вода з стисненого полотна переходить у сукно. Після досягнення максимального тиску починається друга стадія, на якій відбувається відновлення товщини сукна і картону внаслідок їх пружності і йде зворотне всмоктування води з сукна в картон під дією сил капілярного всмоктування через те, що розмір пор у картоні менше, ніж в сукні.[1].

Рисунок 2.3. - Механізм зневоднення (I, II – стадії зневоднення):

1 – верхній вал; 2 – нижній вал; 3 – картонне полотно;

4 – пресове сукно; 5 – вода

Встановлення другого сукна на башмачний прес зумовить поглинання більшої кількості води під час пресування, бо це унеможливить утворення водяного кільця навколо верхнього валу та зменшить кількість віджимної води. Після комбі-пресу полотно виходить із сухістю приблизно 40%.

Сучасні пресові сукна, як правило, виготовлені повністю з синтетичних волокон і складаються з двох основних компонентів: основи (каркаса) і поверхневих шарів вати, з'єднаних з основою голкопробивним засобом. Це дозволяє збільшити термін експлуатації сукон за умов належної експлуатації.

Сухість полотна на виході з пресової частини КРМ складає 43% . Після встановлення верхнього сукна на башмачний прес очікується збільшення сухості на 3%, паперове полотно буде надходити до сушильної частини з сухістю 45%. Як відомо, підвищення сухості перед сушильною частиною на 1% зменшує витрати пари на 6%. Тому встановлення верхнього сукна дозволить збільшити потужність сушильної частини на 20% і збільшити швидкість КРМ, або зменшити витрати на енергію нагріву.

# 3 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

## 3.1 Характеристика на сировину, хімікати та готову продукцію.

Картон фільтрувальний марки КТФ-1П 610х620 виготовляється відповідно до вимог ГОСТ 12290.

Показники якості картону мають відповідати нормам, зазначеним у таблиці. 3.1.

Табл. 3.1. – Показники якості картону фільтувального для харових рідин.

| Найменування показника | Норма для картона марки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т | КТФ-1П |  | КФО-1 |  | КФ |  | КФМ |  | КФШ-П | КФО-2 |  |
|  |  | ви щй сорт | пер ший сорт | ви щй сорт | пер ший сорт | ви щй сорт | пер ший сорт | ви щй сорт | пер ший сорт |  | ви щй сорт | пер ший сорт |
| 1. Товщина, мм | 2,0- | 2,5- | 2,3- | 2,3- | 2,2- | 2,7- | 2,6- | 2,8- | 2,7- | 1,8- | 2,7- | 2,6- |
|  | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 2,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2. Маса картону площею 1 м, г, не менше | 800 | 1100 | 1000 | 750 | 700 | 1100 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 900 |
| 3. Абсолютне опір продавлюванню, кПа (кгс/см ), не менше: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у сухому стані | 200 (2,0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продовження табл 3.1.

| у вологому стані | - | 40 (0,4) | 30 (0,3) | 40 (0,4) | 30 (0,3) | 40 (0,4) | 30 (0,3) | 40 (0,4) | 40 (0,4) | 30 (0,3) | 40 (0,4) | 30 (0,3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Швидкість проходження води, дм/хв·м не менше* | - | 80 | 80 | 150 | 100 | 37 | 37 | 37 | 30 | 85 | 20 | 20 |
| 5. Коефіцієнт проникності латексних частинок, %,** не більше, розміром, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1,0±0,10) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0,45±0,05) |  | 0 | 10 | 0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| (0,15±0,02) |  |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 6. Вологість, %, не більше | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

У виробництві картону використовують сульфатну білену целюлозу з хвойних порід деревини, призначену для виробництва різних видів паперу та картону згідно з ГОСТ 9571-89.

Показники якості целюлози повинні відповідати нормам, зазначеним у таблиці. 3.2.

Табл. 3.2. – Показники якості целюлози

| Найменування показника | Значення для марки |  |  |  |  |  |  | Метод випробування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ХБ-0 | ХБ-1 | ХБ-2 | ХБ-4 | ХБ-5 | ХБ-6 | ХБ-7 |  |
| 1.Механічна міцність при розмелюванні в ЦРА до 60°ШР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| розривна довжина км, не менше | 9,0 | 7,8 | 7,8 | 7,4 | 8,5 | 8,7 | 7,4 | За ГОСТ 13525.1 |
| міцність на злом при багаторазових перегинах число подвійних перегинів, не менше | 1300 | 1100 | 800 | 700 | 1000 | 1300 | 800 | За ГОСТ 13525.2 |
| 2. Білість, %, не менше | 90 | 88 | 86 | 87 | 82 | 80 | 81 | За ГОСТ 7690 |
| 3. Засміченість, шт., для смітинок площею |  |  |  |  |  |  |  |  |
| від 0,1до 1,0 мм2 включ., не більше | 25 | 70 | 70 | 60 | 90 | 150 | 120 |  |
| від 1,0до 2,0 мм2 включ., не більше | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 15 | 10 |  |

Продовження табл. 3.2.

| від 2,0 до 3,0 мм2 включ., не більше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| св. 3,0 мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. рН водневої витяжки | 5,5-7,0 | 5,5-7,0 | 5,5-7,0 | 5,5-7,0 | 5,5-7,0 | 5,5-7,0 | 5,5-7,0 | За ГОСТ 12523 і п.3.4 |
| 5. Вологість, %, не більше | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | За ГОСТ 16932* розд.3 |

У процесі виробництва картону фільтрувального використовується полотна з мікро, ультра-, супертонких і скломікрокристалічних скляних штапельних волокон згідно ТУУ В.2.7. 88 023.025-96

Полотна залежно від виду волокна поділяють на марки відповідно до таблицею 3.3.

Таблица 3.3. – Марки полотна залежно від виду волокна

| Марка полотна | Найменування волокна | Код ОКП |
| --- | --- | --- |
| БМТВ | Мікротонке | 57 6114 1111 |
| БУТВ | Ультратонке | 57 6114 1211 |
| БСТВ-ст | Супертонкий для будівельних цілей | 57 6114 1311 |
| БСТВ-сп | Супертонке спеціального призначення | 57.6114 1411 |
| БСМКВ | Скломікрокристалічний | 57 6114 1511 |

Розміри полотен у міліметрах мають бути:

- довжина від 1100 до 2100;

- ширина від 500 до 1500;

- товщина 50; 100; 150; 200; 250; 300;

Полотна повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 3.4.

Таблица 3.4. – Технічні вимоги до полотен з мікро, ультра, супертонких і скломікрокристалічних скляних шпательних волокон з гірних порід.

| Найменування показника | Норма для полотен марок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БМТВ | БУТВ | БСТВ-ст | БСТВ-сп | БСМКВ |
| Середній діаметр волокна, мкм, не більше | 0,6 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| Масова частка неволокнистих включень "корольків" розміром понад 0,25 мм, %, не більше | 1,8 | 1,8 | 4,8 | 8,0 | 4,8 |
| Щільність, кг/м3, трохи більше | 18,0 | 18,0 | 20,0 | 23,0 | 30,0 |
| Теплопровідність, Вт//м*К/, не більше, при: |  |  |  |  |  |
| /298 ± 5/К | 0,033 | 0,037 | 0,038 | 0,040 | 0,038 |
| /398 ± 5/К | 0,052 | 0,055 | 0,058 | 0,060 | 0,058 |
| /573 ± 5/К | 0,084 | 0,087 | 0,095 | 0,096 | 0,095 |
| Гранична температура застосування, °С | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 |
| Масова частка вологи, %, не більше | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,5 |
| Вилужування в перерахунку на Na2O на 5000 см2, мг, не більше | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Масова частка іонів хлору, %, не більше | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

У виробництві картону також застосовується перлітовий фільтрувальний порошок групи А який виготовляється згідно ДЕРЖСТАНДАРТ 30566-98

перлітовий фільтрувальний порошок (фільтроперліт), що отримується з вулканічних скловодовмісних перлітових порід застосовується як допоміжний фільтруючий матеріал у процесах фільтрації різних суспензій: цукрових сиропів, крохмалопатоки, фруктових соків, фруктових соків. , нафтопродуктів, присадок до олій, антибіотиків, стічних та питних вод, різних хімічних розчинів, мастил.

Залежно від зернового складу фільтроперліт випускають дрібний та великий, який має відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 3.5.

Таблиця 3.5. – Вимоги до фільтроперліту залежно від зернового складу

| Найменування показника | Зерновий склад |  |
| --- | --- | --- |
|  | малий | великий |
| Масова частка залишку на ситі з розміром осередків 0,14 мм, %, не більше | 5 | 15 |

За фізико-технічними показниками фільтроперліт поділяють на групи А, Б, В і він повинен відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 3.6.

Таблица 3.6. – Фізико-технічні показники фільтроперліту

| Найменування показника | Група |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В |
| Насипна густина, кг/м | 80-120 | 121-160 | 161-180 |
| Масова частка частинок, що спливають у воді, %, не більше | 11,0 | 12,0 | 15,0 |
| Масова частка вологи, %, не більше | 0,4 | 1,0 | 1,0 |
| Масова частка сухого залишку водної витяжки після випарювання, %, не більше | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| Фільтраційна проникність по воді, дарсі, не менше | 1,0 | 0,5 | 0,5 |

Сетрифікат якості Кізельгур C 200

Кізельгур C 200 лінії продуктів Eaton's Begerow Product Line – це тонкий кізельгур, що забезпечує дуже високу ефективність тонкої фільтрації пива, вина, сусла, олії, желатину, пектину, цукру, оцту та інших рідин.

Особливі переваги Кізельгура C 200:

- Високий ступінь очищення

- Надійна фільтрація завдяки швидкому формуванню міцного шару, що фільтрує

- Економічність завдяки оптимальному співвідношенню продуктивності та ступеню фільтрації

- Максимальна чистота продукту

Застосування

Кізельгур C 200 застосовується для кізельгурової фільтрації на фільтрах таких типів:

- Намивальні рамні пластинчасті фільтри з регенерованим опорним фільтр-картоном (наприклад: опорний фільтр-картон BECO® ENDURA®)

- Намивальні фільтри з горизонтальними або вертикальними сітчастими елементами

- Намивальні патронні фільтри з вертикальними фільтрувальними елементами

Кізельгур (діатомітова земля) видобувається зі скелетів вимерлих мікроскопічних водоростей. Завдяки змішуванню особливих скам'янілих сортів (просіювання певних розмірів частинок) виходить тонкий, порошкоподібний Кізельгур С 200. У ньому практично відсутні компоненти, що не фільтрують, такі як дрібний пил і кварцовий пісок.

При застосуванні Кізельгур C 200 відповідно до вказівок та правильного поводження негативні ефекти не відомі. При утворенні пилу застосовувати витяжний вентиляційний пристрій або респіратори, оскільки вдихання пилу є небезпечним для здоров'я.

Кізельгур C 200 регулярно перевіряється у процесі виробництва на стабільність високої якості.

У процесі виробництва картону фільтрувального також використовують смолу поліаміднну, модифікована епіхлоргідроном, марки KYMENE виготовлена відповідно до сертифікату якості.

За фізико-хімічними показниками смола поліамідна повинна відповідати вимогам та нормам, зазначеними у табл. 3.7.

Таблиця 3.7. – Показники якості поліамідної смоли

| Показник | Норма |
| --- | --- |
| Зовнішній вигляд | Прозора світло-жовта жидкость |
| Масова частка важких речовин (сухого залишку), % | 14,0-16,0 |
| Масова частка азоту (у перерахунку на сухий залишок), % | 12 -16 |
| Динамічна в'язкість, мПа з | 6 – 25 |
| Реакція середовища, рН | 3,5 – 5,5 |

## 3.2. Технологічна схема та її опис

Технологічну схему виробництва картону фільтрувального наведено на рисунку 3.1

Розмольно-підготовчий відділ

Для виробництва картону марки КТФ-1П вищого сорту целюлоза хвойна білена розпускається у гідророзбивачі ГРВ-06 (1) протягом 5-10 хв, після чого насосом перекачується у приймальний басейн (2).

Масова частка волокна у гідророзбивачі становить 3,5%. Маса з приймального басейну подається на дисковий млин МД-3 (4), звідки надходить у басейн розмеленої целюлози (5). Ступінь млива сульфатної хвойної целюлози після дискового млина становить 45 °ШР.

Розпуск базальтового волокна здійснюється окремо у гідророзбивачі (1а) за масової частки волокна 3,5% протягом 10-15 хв, і насосом перекачується у приймальний басейн (3).

Розмелена целюлоза з басейну (5) і базальтове волокно з басейну (3) насосами подаються у композиційний басейн (6), куди також подаються: поліамідна смола, розчин перліту та розчин кізельгуру, змішується відповідно композиції і надходить у машинний басейн (7). Масова частка зависі у машинному басейні становить 3,5%.

Відливання картону

З машинного басейну (7) маса насосом подається в бак постійного рівня (8). Розбавлення маси здійснюється в змішувальному насосі  (9а) регістровою водою до масової частки волокна 0,503%. Очищення маси здійснюється на установці вихрових конічних очисників УВК-180-02 (10). Очищення маси відбувається внаслідок дії відцентрових сил, які виникають у вихрових потоках. Відходи з першого ступеня збираються в закритому колекторі (жолобі), де там розбавляються обіговою водою до концентрації 0,70% і поступають на другий ступінь очищення. Очищена маса з другого ступеня центриклинерів поступає на очищення на перший ступінь, відходи від другого ступеня центриклинерів збираються в жолобі, розбавляються водою  до концентрації 0,4 % і поступають на третій ступінь очищення центриклинерів. Відходи від третього ступеня центриклинерів видаляються у відвал, а очищена маса надходить на другий ступінь центриклинерів. Очищена маса з першого ступеня центриклинерів через змішувальний насос (9б) поступає на вузловловлювач закритого типу (селектифайєр) (11) за концентрації 0,5% де відбувається очищення маси  від забруднень волокнистого характеру (вузли, , шматочки бруду), які мають розміри більші, ніж розміри окремих розмелених волокон. Маса поступає в верхню частину вузловловлювача через тангенціально розташований штуцер, під тиском 0,3 МПа. Внаслідок дії відцентрових сил важкі включення відкидаються до зовнішньої сітки корпуса, опускаються вниз в жолоб важких відходів. Відходи направляються у вібросортувалку(12), для промивання відходів від волокна. Вода з волокном, яке пройшло крізь сито вібросортувалки, направляється у басейн регістрових вод.

Відсортована маса надходить у формуючу ванну сіткового циліндра (13), який працює з переливом маси. Сформований на круглосітковому циліндрі елементарний шар картону знімається безперервним сукном і транспортується на форматний прес, де намотується на форматний вал (14), утворюючи багатошаровий картон.

На форматному валі закріплена камера здувки з перфорованою решіткою. Камера призначена як для заправки елементарних шарів картону на вал за допомогою утворюваного в ньому вакууму, так і для здувки полотна картону з валу. Вакуум утворюється за допомогою вакуум-насосного пристрою. На початку циклу для підсосу і заправки елементарного шару на вал у камері утворюється вакуум, який повинен бути 58-73 кПа. При досягненні потрібної товщини картону на форматному валу камера здувки з’єднується з ресивером стисненого повітря. Утворюється тиск 490-588 кПа, потрібний для зйому і розділу аркуша картону з форматного вала на транспортер-аркушеукладач (15). При сходженні аркуша з форматного вала камера з’єднується з вакуум-насосом і починається намотування наступного аркуша. Транспортер-аркушеукладач працює автоматично.

Аркуш картону, знятий з форматного валу, надходить на транспортер. Встановлені у відповідних місцях транспортера кінцеві вимикачі зв’язані з виконавчими механізмами, які керують роботою транспортера-аркушеукладача, виконуючого в певні моменти приймання аркуша з форматного вала, зупинку аркуша для поперечного розрізування його навпіл і передачу аркуша на сукно пресової частини машини.

Пресова частина

Пресова частина складається з двох прямих пресів та одного з подовженою зоною пресування, башмачного типу. Пресування аркушів картону здійснюється при збільшенні лінійного навантаження між валами на 1 і 2 пресах (16) і зняттям лінійного навантаження на 3 пресі:

на 1 пресі – 200-300 кН/м

на 2 пресі (башмачного типу)  – 1000 кН/м

на 3 пресі – 0.

Сухість картонного полотна повинна бути, %, не більше:

після форматного валу		27,0;

після першого пресу (башмачного типу)	43,0;

після другого пресу 		45,0.

Пресові сукна повинні бути рівномірно натягнутими. Контрольна нитка сукна повинна бути прямою і перпендикулярною до осі картоноробної машини. Для очистки верхнього пресового валу лезо шабера повинно бути добре підігнане. Періодична промивка пресових сукон здійснюється синтетичними миючими засобами на холостому ходу картоноробної машини, а потоім старанно промивають свіжою водою.

Сушильна частина

Транспортування і передача аркуша картшу в сушильну частину здійснюється за допомогою сушильних сіток. Сушильна частина включає в себе 18 сушильних циліндрів (17) діаметром 1500 мм. Робочий тиск пари до 294 кПа (3,0 атм).

По приводу і підводу пари сушильна частина ділиться на три груш. Кожна група має по два конденсатних горщика. Підвод пари в циліндри від загального колектора. Сушка картону повинна бути рівномірною з поступовим підвищенням температури. Підйом температури сушильних циліндрів в першій третині сушильної частини машини від 100-110 °С. Наступні циліндри повинні мати температуру 110-120 °С. Сушильні сітки повинні бути добре натягнутими.

Контрольна нитка повинна бути прямою і перпендикулярною до осі машини. Поверхня сушильнях циліндрів повинна бути частою, шабери потрібно регулярно очищати від пилу  і браку. Лезо шаберів повинно бути добре підігнаним до поверхні циліндрів, вологіоть картону після сушіння повинна бути не більше 6,0 %.

Потім картон розрізається на три аркуша (18)  і надходить на приймальний стіл (19), та направляється на склад готової продукції.

Використання відходів

Мокрий брак та брак, що утворився після обривів, поступають в гауч- мішалку (25). Маса з концентрацією 0,8 % із гауч-мішалки неперервно подається на згущувач (24), звідки в басейн (21). Із басейну (21) маса направляється в млин (22), та після розмелювання направляється в басейн оборотного браку (23) звідки через регулятор концетрації подається в композиційний басейн.

Сухий брак, що утворюється на картоноробній машині після сушіння та приймального столу надходить в гідророзбивач (20), який вмикається автоматично у разі обриву картону. Брак із гідророзбивача за концентрації 3,5% перекачується в басейн (21). Із басейну (21) брак для дороспуску поступає на дисковий млин (22), звідки в басейн обігового браку (23). Із цього басейну брак через регулятор концентрації подається в композиційний басейн (6).

Використання води

Схема передбачає також використання обігової води: регістрові води із збірника (26) використовуються для розбавлення маси в змішувальних насосах (9а) та (96). Також регістрові води використовуються для розбавлення маси в гідророзбивачі (20). Із збірників регістрової води (26) та смоктунової води (28) вода направляється в басейн надлишкової води (27), в якому також збирається обігова вода із згущувача та із гауч-вала.

Надлишкова вода із басейну (27) подається в дисковий фільтр (29), звідки скоп, що утворюється направляється в басейн обігового браку (23), а вода направляється в басейн освітлених вод (30). Звідки використовується для розбавлення маси перед сортувалкою. Надлишкова вода, що залишається не використаною, подається на подальші потреби виробництва.

Пакування та маркування картону

Пакування картону здійснюється згідно ДСТУ 8401:2015.

Аркуші картону пакують в ящики з гофрованого картону. 			Перед пакуванням картону зверху і знизу повинен бути прокладений один аркуш обгорткового картону згідно ГОСТ 8273-75.

На ящику повинен бути наклеєний паперовий ярлик, який містить:

- найменування та товарний знак підприємства виробника;

- позначення продукції;

- розмір аркушів картону;

- номер пакувальника;

- масу нетто;

- дату виготовлення.

Транспортне маркування картону здійснюється згідно ГОСТ 14192-96 з використанням маніпуляційних знаків №1, 3, 8.

У разі сертифікації марківка, яка характеризує продукцію, транспортна марківка, товаросупроводжувальна документація повинні містити знак відповідності згідно ДСТУ 2296-93.

## 3.3. Вибір та розрахунок технологічного обладнання

Картоноробна машина марки КРМ-1 фірми «Voith», що має наступні характеристики:

- обрізна ширину полотна 2400 мм,

- швидкість КРМ, 10-60 м/хв.

Продуктивність картоноробної машини можна розрахувати за наступною формулою:

Q = 0,06 ∙В0∙V∙g∙K1∙K2

де 0,06 – коефіцієнт для переводу хвилинної швидкості в годинну і маси листа, вираженого в г/м2, в кг;

Q – продуктивність машини, кг/год,

В0 – обрізна ширина полотна на накаті, м

V – робоча швидкість машини на накаті, м/хв

g  – маса 1 м2 полотна, г – 1100;

K1 – коефіцієнт, що враховує холостий хід машини (брак на машині та зриві при обробці),

K2 – коефіцієнт виходу картону нетто із брутто;

Продуктивність картоноробної машини на годину:

Q = 0,06∙2,4∙50∙1100∙0,9∙0,98 = 6985,44 кг/год

Продуктивність картоноробної машини на добу:

Q = Q ∙ t = 6985,44 ∙ 22,5 = 157172,4 кг/добу = 157,17 т/добу.

Продуктивність картоноробної машини на рік:

Q = Q ∙ t = 157,17 ∙ 345 = 54224,478 тис. т/рік

Гідророзбивач ГРВ–06

Гідророзбивач складається з циліндричної з сферичним днищем відкритої зверху ванни та диска з ножами, який обертається на вертикальній осі від приводу. Диск вмонтований в центральну плоску частину днища ванни та зроблену з металу. Такі ж ножі, як і на диску, встановлені в нерухомій частині ванни. Між цими рядами ножів в днищі ванни встановлено не форсоване металічне сито з отворами, діаметром 6-8 мм, крізь які волокниста маса безперервно відводиться з гідророзбивача в нижню приймальну камеру, з’єднану трубопроводом з переливним ящиком, який забезпечений перегородкою, яка дозволяє встановлювати необхідний рівень в ванні.

Принцип дії гідророзбивачів полягає в тому, що ротор обертаючись приводить в інтенсивний турбулентний рух вміст ванни і відкидає його до периферії, де волокнистий матеріал, ударяючись об нерухомі ножі, розбивається на шматочки і пучки окремих волокон. Вода з матеріалом, проходячи вздовж стінок ванни гідророзбивача, поступово втрачає швидкість, знову засмоктується в центр гідравлічної лійки, утвореної навколо ротора. Завдяки такій інтенсивній циркуляції відбувається розпускання матеріалу на волокна. При цьому не відбувається укорочення волокон, жирність маси збільшується незначно. Продуктивність апаратів безперервної дії можливо збільшити , збільшивши діаметр отворів сортуючих сит,але при цьому залишається велика кількість пучків, які не розбились та комків.

Гідророзбивач для розпуску целюлози:

Продуктивність                        60-180 т/добу;

Діаметр ротора                         2360 мм;

Об’єм ванни                              5,6 м3;

Потужність                               250 кВТ;

Швикдість обертання ротора  145 об/хв.

Установка безперервного розмелювання, млини дискові МД-3

Дискові млини – розмелювальні апарати безперервної дії. Дискові млини добре рафінують та фібрилюють волокно без укорочення, збільшуючи такі властивості картону як: опір роздирання та злому, його розтяжимість при низькому ступені млива маси. Така маса добре зневоднюється на сітці ПРМ.

Дискові млини мають більшу потужність, продуктивність, дешевші в обслуговуванні, на відміну від конічних млинів.

Продуктивність по п.с.в.                                 55 – 170 т/доб.

Діаметр дисків гарнітури                                1000 мм

Електродвигун приводу ротора:

∙ потужність                                                     500 кВт

∙ частота обертання ротора                            600 хв-1

Установка безперервного розмелювання, млини дискові МД-1

У схемі передбачено використання браку, який утворюється на різних стадіях виробництва. Для розмелювання базальтових волокон, які в ньому містяться, необхідно мати запас потужності, тому обрано дисковий млин марки МД-1.

Характеристика дискового млина:

Продуктивність по п.с.в.                                 18 – 55т/доб.

Діаметр дисків гарнітури                                630 мм

Електродвигун приводу ротора:

∙ потужність                                                     160 кВт

∙ частота обертання ротора                             1000 хв-1

Приймальний басейн

Приймальний басейн з перемішувальним пристроєм типу ЦУ – 05.

Місткість                                                          30 – 150 м3;

Концентрація маси 				  3 – 7 %;

Потужність двигуна                                        14 – 20 кВт;

Частота обертання електричного двигуна    400 хв-1 ;

Габаритні розміри:

довжина 					   1150 мм;

діаметр крилаткі 				   600 мм;
	Вага 							   0,85 т.

Композиційний басейн

Приймальний басейн з перемішувальним пристроєм типу ЦУ – 05.

Місткість                                                          30 – 150 м3;

Концентрація маси 				  3 – 7 %;

Потужність двигуна                                        14 – 20 кВт;

Частота обертання електричного двигуна    400 хв-1 ;

Габаритні розміри:

довжина 					   1150 мм;

діаметр крилаткі 				   600 мм;
	Вага 							   0,85 т.

Бак постійного рівня

Ящик постійного напору виготовляють з нержавіючої сталі або залізобетону, усередині він розділений на три відділення. Маса надходить в одне з відділень знизу, переливається через перегородку в інший відділ, з якого при постійному напорі направляється по трубі до млинів, через іншу, вищу перегородку надлишок маси переливається в інший відділ, з якого вертається в приймальний, машинний басейн. Об’єм  0,5 м3.

Установка вихрових конічних очисників УВК-180-02

Центриклинери встановлюють для паперової маси звичайно по 3 – ступеневій схемі. Розведена маса подається на першу ступінь центрекленерів, очищена маса з 1-ї схеми подається на вузловловлювач, а відходи насосом подаються на 2-гий ступінь очистки. Очищена маса з другого ступеню надходить на повторне очищення на перший ступінь, відходи від другого ступеню надходять на третій ступінь очистки. Відходи від третього ступеня очищення йдуть у стік, а очищена маса – на повторне сортування на другому ступені.

Продуктивність                                               180 т/добу

Пропускна здатність очисника                      400 л/хв.

Діаметр очисника                                            160 мм

Діаметр отвору насадки                                  24 мм

Число очисників за ступенями, шт.:  І-76

ІІ-22

ІІІ-4

Габаритні розміри                                           6,14× 5,82×3,15 мм

Маса з насосом та двигуном                           26,20 т

Вузлоуловлювач УЗ – 13

На вузловловлювачі здійснюється очищення паперової маси від забруднень, які мало відрізняються за своєю питомою вагою від ваги полотна.

Площа сита                                                                  1,5 м2

Продуктивність                                                           150 – 200 т/доб

Найбільша концентрація сортованої маси                0,4 – 0,8%

Перепад тиску                                                              до 0,5 МПа

Найбільший розрахований тиск                                 0,5 МПа

Діаметр отворів сита                                                   1,3 – 2,4 мм

Потужність електродвигуна                                        22 кВт

Кількість відходів 						    до 3,5%.

Картоноробна машина КРМ-1 фірми «Voith»

Обрізна ширина                                                                     2400 мм;

Швидкість                                                                              10 – 60  м/хв.

До великих труднощів при відливі призводить наявність в масі повітря. Після очистки та розведення волокниста суспензія підводиться до напірного пристрою та за допомогою останнього рівномірним потоком випускається на рухому нескінченну сітку, де відбувається формування полотна та видалення води.

Сітковий стіл має сіточний циліндр, форматний прес, форматний вал, камеру здувки з перфорованою решіткою.

Сушильна частина

Для сушіння картону використовується контакний метод, при якому тепло передається безпосередньо від циліндрів до полотна.

Сушильні циліндри складаються з 18 паперосушильних циліндрів діаметром 1500 мм. Робочий тиск пари становить 3,0 атмосфери.

Повздовжньо-різальний станок

Різання картонного волокна на три полоси шириною 800 мм.

Накат осьовий одночасно на 3 тамбура шириною 800 мм.

4 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ НА ВИРОБНИЦТВІ

У процесі підготовки волокнистих напівфабрикатів та виготовлення картону-фільтрувального можливий вплив небезпечних та шкідливих виробничих факторів на персонал. Тому умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування і інших засобів виробництва, стан засобів колективного і індивідуального захисту, які використовуються працівником, особливо санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства.

Під час експлуатації обладнання на технологічному потоці існують такі шкідливі та небезпечні виробничі фактори:

- повітря робочої зони;

- пожежонебезпека;

- небезпека рухомих і обертових деталей машини і механізмів;

- небезпека ураження електричним струмом;

- виробничий шум і вібрація.

Повітря виробничої зони

У цеху для виробництва картону-фільтрувального роботи здійснюються стоячи, а також роботи пов'язані з ходінням, тому категорія робіт середньої тяжкості - ІІа. Температура повітря в робочій зоні 20-30 ºС, а в зоні ПРМ може сягати 30-35 ºС. Основним джерелом тепла є сушильна частина машини. Відносна вологість 40 – 65 %, у сітковій і пресовій частині  ПРМ буде відбуватися приріст вологості повітря до 75%. Виміри мікроклімату наведені у табл. 4.1.

Таблиця 4.1 – Основні фактичні характеристики мікроклімату цеху

| Назва цеху чи приміщення | Категорія робіт за важкістю | Фактичний параметр мікроклімату |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодна пора року |  |  | Тепла пора року |  |  |
|  |  | Темпе-ратура, 0С | Відносна вологість, % | Швид-кість руху повітря, м/с | Темпе-ратура, 0С | Відносна вологість, % | Швид-кість руху повітря, м/с |
| Розмелювально-підготовчий цех | ІІ а | 18-20 | 60-65 | 0,2-0,3 | 20-23 | 55-60 | 0,2-0,4 |
| Сітково-пресова частина машини | ІІ а | 17-22 | 60-75 | 0,2-0,3 | 21-25 | 60-75 | 0,2-0,4 |
| Сушильна частина машини і накат | ІІ а | 17-23 | 55-65 | 0,2-0,3 | 20-35 | 55-60 | 0,3-0,4 |
| Поздовжньо-різальний станок і зона пакування | ІІ а | 17-23 | 55-65 | 0,2-0,3 | 20-30 | 55-60 | 0,2-0,4 |

При виробництві картону-фільтрувального утворюється пил, який є нездоровим виробничим фактором, адже робить шкідливий вплив на слизову оболонку очей, дихальні шляхи і може призвести до алергії. При попаданні пилу на шкіру відбувається закупорка сальних залоз, внаслідок чого утворюються фурункули, вугри, екземи.[13].

Заходи для створення здорових і безпечних умов праці:

- для досягнення нормальних умов праці в операторській встановлений кондиціонер;

- організовано функціонування систем опалення, загальнообмінної вентиляції і кондиціонування повітря. Площа виробничої забезпечує норму на одну людину 50 – 100 м2.

Пожежна безпека

Виробництво картону-фільтрувального пожежонебезпечне. Пожежі можуть утворитися в результаті накопичення статичного струму, дефектного виробничого обладнання та порушення технологічного процесу, течі мастильних матеріалів, поганої ізоляції кабелів та ін. Класифікація основних відділів і установок за вибухопожежонебезпечністю, електроустаткування і санітарну характеристику наведено в табл. 4.2.

Таблиця 4.2 – Класифікація основних відділів і установок по вибухопожежонебезпечності, електроустаткуванню та санітарній характеристиці

| Назва цеху, відділу, установки | Категорія виробництва по вибухонебезпечності відповідно ДСТУ Б В.1.1-36:2016 | Класифікація приміщень і зовнішніх пристроїв по електрообладнанню відповідно ДНАОП 0.00-1-32 – 01 |  | Група виробничих процесів по санітарній характеристиці ДБН В.2.2-28-2010 і галузевим нормам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Клас зони | Категорія і група вибухонебезпечних сумішей |  |
| 1 Розмелювально-підготовчий цех | В | П-ІІа | Вибухонебезпечні суміші відсутні | ІІ-в |
| 2 Папероробна машина: мокра частина сушильна частина | Д В | П-ІІа П-ІІа | Вибухонебезпечні суміші відсутні | ІІ-в ІІ-а |
| 3 Участок обробки, різання і пакування фільтрувального паперу | В | П-ІІа | Вибухонебезпечні суміші відсутні | І-а, І-б |

Основними причинами виникнення пожежі можуть бути:

– порушення елементарних правил пожежної безпеки;

– несправність електроустаткування, електромереж;

– порушення електротехнічних правил.

Для безпеки обслуговуючого персоналу при експлуатації технічних засобів автоматичної пожежної сигналізації і виконанні ремонтних робіт передбачено:

– використання пожежних сповіщувачів згідно умов їх експлуатації;

– відсутність радіоізотопних сповіщувачів;

– гучномовне оповіщення персоналу про пожежу

- об'єктове світлозвукове оповіщення персоналу про пожежу.

Допустима відстань від самого віддаленого робочого місця до найближчого евакуаційного виходу - 7,5 м. З коридору повинно бути, як правило, не менше двох евакуаційних виходів. Враховуючи об’єми приміщень, категорію пожежної небезпеки виробництва і ступінь вогнестійкості будівлі, встановлено необхідну ширину евакуаційних виходів:

для проходів – не менше 1 м, коридорів – 1,4 м, двері – 0,8 м і марші – 1,05 м, майданчика сходів – 1,05 м. Висота дверей і проходів на шляхах евакуації повинна бути не менше 2 м. Двері на шляхах евакуації повинні відкриватися до напряму виходу з будівлі (ДБН В.2.2-28-2010).

При виникненні пожежі слід терміново викликати пожежну охорону, відвести в безпечне місце людей і приступити до гасіння пожежі засобами пожежогасіння (вогнегасники, пісок, лопата, багор, відро), додержуючись правил техніки безпеки.

ТС оснащується первинними засобами пожежогасіння (вогнегасники, лопата, ящик з піском, багор, відро), що розташовані на пожежному щиті 	Засоби пожежогасіння повинні відповідати вимогам “Інструкції по утриманню та застосуванню засобів пожежогасіння на підприємствах”

Також приміщення захищене щогловим блискавковідводом висотою 27 м. Блискавковідвід приєднується сталевою полосою 40x4 мм до спеціального заземлювача, який складається з двох електродів довжиною 7,5 м, які з’єднуються між собою сталевою полосою 40×4 мм. Заземлювач блискавковідводу приєднати до існуючого контуру заземлення. Опір заземлюючого пристрою більше 100 Ом.

Для гасіння електропроводок і електроустаткування під напругою передбачені порошкові вогнегасники ОПС-10 – 4 шт., також наявні вуглекислотні вогнегасники ОУ-5 – 4 шт.

Приміщення операторської обладнане електричною системою. Датчики  сповіщальні типу ДЛТ з’єднані з прийомною станцією по променевій системі.

При підвищенні температури легкозаймистий шар, що з’єднує кінці двох пружних дротів, розплавляється, розривається електричний ланцюг і спрацьовує сигналізація. Також у операторській передбачений прямий телефонний зв'язок з пожежною охороною підприємства.[13].

Освітленість

У проектованому цеху застосовується природне і штучне освітлення.

Природнє освітлення одностороннє, ведеться в денний час доби через вікна у цеху. Виробництво безперервне, тому передбачено використання штучного освітлення в нічний та вечірні часи доби. Для цього використовуються люмінесцентні лампи.

Для систем електричного освітлення зібрані вологонепроникні люмінесцентні лампи типу ЛПП-04-2×50 (Ефакт = 350 лк, Еmin = 300 лк).

Для операторської згідно ДБНВ 2.5.28-2018, робота з обслуговуванням обладнання має відноситися до VI розділу, підрозділу «а», цебто загальне спостереження за технологічним процесом. Тоді робоче місце оператора повинно мати освітленість робочої зони Енор= 200 лк.

Щоб забезпечити  відповідні норми освітленості для робочого місця у операторській. обираємо лампи ЛПП-04-1×6 з Ефакт=250лк та мінімальна Еmin=200 лк, що задовольняє вимогам до ДБНВ 2.5.28-2006.[13].

Електронебезпека

За ступенем небезпеки ураження електричним струмом виробництво відноситься до класу особливо небезпечних приміщень (ПУЕ - 2017).

Забезпечення струмом електрообладнання передбачається від 3-х фазної 4-х прохідної електричної мережі змінливого струму промислової частоти  f = 50 Гц з зануленою наглухо нейтраллю з напругою U = 220 – 380 В.

Основні причинами травматизму є:

- випадковий дотик до частин під струмом електроживлення, що знаходиться під напругою;

- пошкодження ізоляції під струмом;

- замикання фази мережі на землю;

- падіння проводу на конструктивні частини обладнання та під час її роботи.

Відповідно до ДСТУ 7237:2011 для безпеки обслуговування електроустановок передбачено:

- застосування огорож для захисту та ізоляції частин під струмом електрообладнання.

- відкриті струмопровідні частини електрообладнання огороджені сіткою;

- захист струмоведучих частин від механічних пошкоджень прокладкою проводів трубами;

- встановлення електрообладнання яке відповідає умовам навколишнього середовища; закриті від пилу електродвигуни;

- постійний контроль за станом ізоляції електрообладнання. Для визначення опору ізоляції використовується прилад-мегаометр м-116;

- засоби індивідуального захисту: діелектричні рукавички, інструменти з ізолюючими держаками, ізолюючі підставки, діелектричні калоші та інші;

- використовується в аварійних ситуаціях занулення. [4].

Виробничий шум і вібрація

Джерела шуму в цеху – обертові частини машини, насоси, вентилятори, двигуни, вакуум-насоси й повітродувки.

Контроль над рівнем шуму здійснюється один раз на рік за допомогою шумоміра ВТТТВ-003. Найбільший шум в цеху створюється пресовою частиною ПРМ. Рівень шуму в цеху становить L = 95 дБА. Для зниження рівня шуму передбачено:

- встановлення звукоізолюючої кабіни для машиністів; звукоізоляція досягається за рахунок стін з цегляної кладки та вікон, що складаються з двох пакетів, які знижують рівень шуму до 65 дБА.

- встановлення звукоізолюючого кожуху до джерел шуму  (матеріал – сталевий лист або покриття з мінераловатних плит, який знижує рівень шуму до 60 – 55 дБА);

- застосування засобів індивідуального захисту за ДСТУ EN 352-6:2005. використовують протишумні вкладиші, навушники, які знижують рівень шуму до 44±3 дБА.

Фактичний рівень шуму після проведення всіх заходів в цеху (при використанні протишумних навушників) складатиме близько 45 дБА, а в операторській (без застосування ЗІЗ) – 55 дБА, що задовольняє норми ДСН 3.3.6.37-99

Норми вібрації повинні задовольняти ДСН 3.3.6.039-99 В операторській норми вібрації відповідають ДСН 3.3.6.039-99 оскільки робоче місце достатньо віддалене від джерел вібрації

Захист від вібрації в цеху забезпечується:

- застосуванням засобів віброзахисту, що знижують вплив вібрації на робочих (пружинні амортизатори використовують для віброізоляції насосів, електродвигунів та деяких рухомих частин машини; віброізолюючі опори встановлюються під більшість обладнання з рухомими частинами);

- організаційно-технічними заходами: підтриманням високого рівня механічного стану обладнання, а головне – впровадження дистанційного керування, що виключає постійне перебування працюючого у зоні небезпечних рівнів вібрації.[13]

5 СТАРТАП-ПРОЕКТ

5.1 Сутність проекту

Результати магiстерської дисертацiї було покладено в основу стартап-проекту.

Опис ідеї стартап проекту

Ідея стартап проекту полягає у зниженні собівартості в технологiї виробництва та покращення якості фільтрувальних видів картону. Для виробництва картону фільтрувального КТФ-1П, в якості сировини використовується целюлоза сульфатна хвойна вибілена марки ХБ-7

Опис ідеї стартап проекту наведено в табл. 5.1.

Таблиця 5.1 – Опис ідеї стартап-проекту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Вигоди для користувача |
| --- | --- | --- |
| Інновація технологічного потоку ПрАТ «Ізмаїльський картонно-паперовий комбінат» з налагодження виробництва картону фільтрувального. | 1. картону-фільтрувального з екологічно чистих, не токсичних компонентів для внутрішнього ринку. | Вихід на кращі фізико-механічні показники, покращиться фільтруюча здатність картонного полотна продукції що випускається. |
|  | 2. Виготовлення картону-фільтрувального для виробників фільтруючих систем | Отримання на ринку інтеграторів фільтруючих систем постачальника високоякісної продукції.. |

Таблиця 5.2 – Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту

| № п/п | Техніко-економічні характеристики ідеї | (потенційні) товари конкурентів |  |  | W | N | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мій проект | ТОВ «Трипільський пакувальний комбінат» | ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» |  |  |  |
| 1. | Товщина, мм | 2,5-2,8 | 2,3-2,6 | 2-2,5 |  |  | + |
| 2. | Абсолютний опір продавлюванню кПа у вологому стані не менше, | 40 | 36 | 41 | + |  |  |
| 3. | Швидкість проходження води, дм/хв·м не менше | 80 | 74 | 78 |  | + |  |
| 4. | Вологість, %, не більше | 10 | 10 | 8 |  | + |  |
| Примітка 1. W – слабка сторона; N – нейтральна сторона; S – сильна сторона. |  |  |  |  |  |  |  |

Продукт який виготовляється з екологічної та не токсичної сировини буде мати більш високі показники фізико-механічної якості готової продукції та відповідає сучасними тенденціями стандартів.

Технологічний аудит ідеї проекту

Виготовлення картону-фільтрувального, відноситься до виду продукції, яка залежить від: сировинної бази та експортування в країну. Тому основна ідея полягає в заміні мінеральних адсорбентів на більш екологічні та не токсичні в технології виробництва картону-фільтрувального за рахунок заміни азбесту в якості фільтруючого абсорбенту при виготовленні даного виду картону на кізельгур, перліт та базальтове волокно.

Таблиця 5.3 – Технологічна здійсненність ідеї проекту.

| № п/п | Ідея проекту | Технології її реалізації | Наявність технологій | Доступність технологій |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Використання високоякісної хвойної целюлози у композиції з базальтовим волокном | Технологія виготовлення готової продукції. | Наявна. | Доступна автору проекту. |
| 2. | Заміна мінеральних добавок на більш екологічно чисті |  |  |  |
| Обрана технологія реалізації ідеї проекту: технологія виготовлення готової продукції. |  |  |  |  |

Заміна мінеральних сорбентів в технології виробництва картону-фільтрувального на більш екологічні та не токсичні дозволить здешевити випуск готової продукції, але потрібно визначити ринкові можливості, для того щоб використати під час ринкового впровадження проекту, та ринкових загроз, які можуть перешкодити реалізації розвитку проекту із урахуванням стану ринкового середовища, потреб потенційних клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів.

Таблиця 5.4 – Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту.

| № п/п | Показники стану ринку ЦПП | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кількість головних гравців, од. | 1. ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»; 2. ПрАТ «Трипільський пакувальний комбінат»; |
| 2 | Загальний обсяг продаж, тис. грн | 1. 240655; 2. 165525; |
| 3 | Динаміка ринку (якісна оцінка) | Зростає. |
| 4 | Наявність обмежень для входу (вказати характер обмежень) | Лідируючі позиції провідних підприємств в галузі ЦПП, які в 3-4 рази перевищують обсяги виробництва даного виду готової продукції. |
| 5 | Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації | Наявні. |
| 6 | Середня норма рентабельності в галузі, % | 4,4. |

Виходячи із попереднього оцінювання ринок є привабливим для входження. Хоча виробники активно закріплюються на внутрішньому ринку, виробництво картону продовжує в значній мірі орієнтуватися на експорт.

Таблиця 5.5 – Характеристика потенційних клієнтів стартап проекту.

| № п/п | Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Відмінності у поведінці різних потенційних цільових груп клієнтів | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Використання у процесі виробництва картону-фільтрувального. | Фізичні особи-що займаються очищенням харчових рідин | Технічний регламент, цінова політика, неналагоджена система закупівлі, для особистих потреб. | - до продукції: відповідність ТУ; - до компанії-постачальника: оформлення необхідного пакету документів на умовах продаж/купівля. |
|  |  | Виробники фільтувальних систем. | Технічний регламент, цінова політика, налагоджена система закупівлі, безпосередньо для виробництва фільтрувальних систем. | - до продукції: відповідність ТУ; - до компанії-постачальника: заключення договору про співпрацю. |

Український виробник картону-фільтрувального може задовільнити потреби харчової індустрії. Але високоякісний фільтрувальний картон з використанням мінеральних адсорбентів які більш екологічні в Україні не виготовляється.

Таблиця 5.6 – Фактори загроз.

| № п/п | Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Конкуренція | Втрата потенційних клієнтів | Залучення іноземних інвесторів та вдосконалення виробництва |
| 2. | Технічні норми та стандарти | Обмеження | Розробка нових технічних умов |
| 3. | Збройна агресія | Запровадження військового стану | Стратегічне виробництво. |
| 4. | Старіючий персонал | Зменшення кваліфікованих кадрів | Проведення заходів з підвищення кваліфікації молодого персоналу. |
| 5. | Екологія | Викиди | Модернізація виробництва і переробка вторинної сировини |
| 6. | Соціальні мережи | Викриття комерційної таємниці | Впровадження системи захисту інформації. |
| 7. | ЗМІ | Анти-піар | Реклама продукції задля висвітлення з позитивної сторони |
| 8. | Пандемія | Відсутність працівників на робочому місці | Контроль стану здоров’я працівників. |
| 9. | Високий вміст браку | Не задоволення споживачів продукції | Вдосконалення контролю якості на підприємстві |
| 10. | Погодні умови | Перебої поставки сировини | Вдосконалення маршрутів логістики. |

Для оцінки діяльності на ринку фірм-конкурентів використовуються такі показники: обсяг продажу виробленої продукції, частка у загальному обсязі продажу, характер продукції, що виробляється (технічні характеристики, ціна, новизна, наявність сервісу), практика рекламної діяльності; практика руху товару (наявність складів, види транспортування, робота з дилерами і дистриб’юторами), маркетингова діяльність фірми (асортиментна політика, напрями розробки нових товарів, збутова політика, методи інтенсифікації збуту, політика цін і тенденції їх зміни), рівень витрат виробництва та шляхи їх зниження, фінансове становище, кількісні показники діяльності.[21].

Таблиця 5.7 – Фактори можливостей

| № п/п | Фактор | Зміст можливості | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Екологія | Модернізація виробництва і переробка вторинної сировини | Контроль викидів та реалізація побічної продукції після переробки |
| 2. | Конкуренція. | Залучення іноземних інвесторів та вдосконалення виробництва | Модернізація виробництва та зниження собівартості |
| 3. | Старіючий персонал. | Проведення заходів з підвищення кваліфікації молодого персоналу. | Прийняття студентів на практику, тренінги та заохочення їх до подальшого працевлаштування на підприємстві |
| 4. | ЗМІ. | Піар продукції | Реклама продукції задля висвітлення з позитивної сторони |

Для аналізу потенційних покупців використовуються такі показники: становище на ринку, частка в загальному споживанні товару, основні постачальники продукції, вимоги фірми до продукції, організаційна структура, торговельні потужності, методи роздрібної торгівлі, умови надання пільг покупцям і постачальникам, ефективність каналів реалізації, загальний обсяг продажів, рентабельність торговельних операцій, розміри витрат на збут, вартість утримання складів, розмір комісійних, одержуваних фірмою за посередництво.

Крім того, треба брати до уваги взаємини в організації, стосунки з постачальниками, посередниками, контактними аудиторіями: фінансовими колами, засобами масової інформації, державними установами, громадськістю, власними працівниками.

Таблиця 5.8 – Ступеневий аналіз конкуренції на ринку.

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкурентоспроможною) |
| --- | --- | --- |
| 1. Вказати тип конкуренції монополістична | Вплив на ринкову ситуацію несуть інновації та відомі споживачам ціни. | Запровадження системи гарантій, знижок, акцій. |
| 2. За рівнем конкурентної боротьби - національний. | Першочергово необхідно звернути увагу на національний ринок, лише потім на міжнародний. | Впровадження екологічно чистих та не токсичних компонентів та збільшення виробничих потужностей. |
| 3. За галузевою ознакою - внутрішньогалузева. | Виробництво картону фільтрувального належить до целюлозно-паперової промисловості | Вдосконалення технології виробництва та використання екологічної, альтернативної сировини. |
| 4. Конкуренція за видами товарів - товарно-видова. | Конкуренція між товарами одного виду. | Зменшення собівартості готової продукції та впровадження новітніх технологій та матеріалів в процесі її виробництва. |
| 5. За характером конкурентних переваг - цінова. | Замовника зацікавлює вигідна ціна. | Розроблення системи знижок та акцій для постійних клієнтів. |
| 6. За інтенсивністю - марочна. | Торгова марка/бренд керує ринком. | Підтримання репутації компанії. |

Конкурентне середовище – це результат і умови взаємодії великої кількості суб’єктів ринку, що визначає відповідний рівень економічного суперництва і можливість впливу окремих економічних агентів на загальну ринкову ситуацію. Важливо те, що конкурентне середовище утворюється не лише і не стільки власне суб’єктами ринку, взаємодія яких викликає суперництво, але насамперед – відносинами між ними.[20].

Таблиця 5.9 – Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером.

| Скла-дові аналізу | Прямі конкуренти в галузі | Потенційні конкуренти | Постачальник | Клієнти | Товари-замінники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.ТОВ «Трипільський пакувальний комбінат»; 2. ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»; | Економія на масштабах; наявність товарних знаків; доступ до каналів розподілу. | Кількість постачальників; значення розміру поставок для постачальників. | Розмір закупівель; система інформації; торгівельні знаки; контроль якості. | Ціна; лояльність споживачів |
| Вис-новки: | Інтенсивна конкурентна боротьба з боку прямих конкурентів | - можливості входу в ринок є. - потенційних конкурентів немає. | Постачальники не диктують умови роботи на ринку. | Клієнти диктують умови роботи на ринку, а саме: своєчасна поставка, достовірна інформація про товар та вимоги до його якості. | Програми лояльності зі сторони конкурентів. |

Серед різних факторів зовнішнього середовища, що діють на фірму, виділяють ключовий – це галузь, в якій фірма веде конкурентну боротьбу. Структура галузі має істотний вплив на формування правил конкурентної боротьби, а також потенційних стратегій фірми. Стан конкуренції в галузі залежить від п'яти основних конкурентних сил – модель п'яти конкурентних сил, розроблена професором Гарвардської школи бізнесу М. Портером:

- Суперництво між продавцями усередині галузі.

- Фірми, що пропонують товари-замінники (субститути).

- Можливість появи нових конкурентів усередині галузі.

- Здатність постачальників сировини, матеріалів і комплектуючих, які використовуються фірмою, диктувати свої умови.

- Здатність споживачів продукції фірми диктувати свої умови.

Модель п'яти сил конкуренції М. Портера дозволяє визначити найкращу відповідність між внутрішнім станом організації і дією сил у її зовнішньому оточенні.

Суперництво між існуючими фірмами. Конкуренція між фірмами, що суперничають і які пропонують однотипні товари і послуги, виникає у зв'язку з тим, що в однієї чи декількох фірм з'являється можливість краще задовольнити потреби споживача або необхідність поліпшити свою діяльність. До основних засобів конкурентної боротьби можна віднести: більш низькі ціни; поліпшені характеристики товару; більш високий рівень обслуговування споживачів; тривалі терміни гарантійного періоду; спеціальні способи просування товару на ринок; випуск нових товарів; використання слабкостей конкурентів.

З огляду на конкурентну ситуацію принципова можливість роботи на ринку присутня. Щоб бути конкурентоспроможними на ринку, проект повинен мати наступні характеристики (сильні сторони): забезпечувати своєчасну поставку готової продукції, надавати повну характеристику товару, відповідати вимогам якості та запровадити програму лояльності для компаній-партнерів.

Аналіз внутрішніх сильних і слабких сторін рекомендується проводити як порівняльний аналіз, причому головний напрям уваги має спрямовуватися на конкурентоспроможність підприємства. Це означає, що внутрішні фактори - це, насамперед, фактори конкурентоспроможності.[19].

Таблиця 5.10 – Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Обґрунтування (наведення чинників, що роблять фактор для порівняння конкурентних проектів значущим) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гнучкі ціни. | Наявність різної за категорією та технічних характеристик виготовленої готової продукції дозволить споживаю мати вибір під час пошуку необхідного йому товару |
| 2. | Своєчасне постачання товару | Прозорість зі сторони постачальника для клієнтів-виробників фільтруючого обладнання |
| 3. | Високі показники якості готової продукції | За рахунок впровадження інновацій у заміні сировинної бази. |
| 4. | Система достовірного інформування. | Прозорість зі сторони постачальника. |

Таблиця 5.11 – Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін.

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Бали 1-20 | Рейтинг товарів-конкурентів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –3 | –2 | –1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| 1 | Гнучкі ціни. | 20 |  | V |  |  |  |  |  |
| 2 | Своєчасне постачання товару | 16 |  |  |  |  |  | V |  |
| 3 | Високі показники якості готової продукції | 19 |  |  |  | V |  |  |  |
| 4. | Система достовірного інформування. | 17 |  |  |  |  | V |  |  |

Слабкі сторони:

Своєчасне постачання товару, на початковому етапі буде важко конкурувати, якщо не відпрацьована логістика з новими клієнтами на ринку де присутня велика кількість ризиків та невизначеності.

На товар який виготовляється з нового виду мінеральних адсорбентів, буде присутній певний брак достовірної інформації.

Сильні сторони:

Товар який буде виготовлятися з екологічної та не токсичної сировини буде мати високі показники якості готової продукції за сучасними тенденціями стандартів.

Гнучкі ціни дозволяють потенційним клієнтам обирати серед продуктів різної за категорією та технічними характеристиками необхідний саме їм товар який буде задовольняти їх потреби.

5.2 SWOT-аналіз стартап-проекту

Оцінка абсолютної конкурентної сили підприємства здійснюється за такою методикою. Спочатку вибирається перелік факторів, що визначають сильні і слабкі сторони діяльності підприємства. Потім проводиться порівняння оцінок цих факторів з оцінками найсильніших конкурентів, причому показник абсолютної конкурентної сили розраховується як алгебраїчна сума різниць між оцінками підприємства, що досліджується, і найвищими оцінками серед конкурентів.[21].

Таблиця 5.12 – SWOT-аналіз стартап-проекту.

| Сильні сторони: - Гнучкі ціни - Високі показники якості готової продукції | Слабкі сторони: - Своєчасне постачання товару - Система достовірного інформування. |
| --- | --- |
| Можливості: - Піар компанія - Екологічно чисте виробництво - Залучення іноземних інвесторів - Вдосконалення виробництва | Загрози: - Не популярне рішення технології - Зниження продажів - Не стабільна політична ситуація в країні - Нестача кваліфікаційних кадрів. |

При дослідженні проблеми можна передбачити всі ймовірні ризики при впровадженні даного технологічного рішення на ринок та скласти план більш вірогідних дій, їх коригування у випадку неминучості незадовільних подій.

Після сегментації виконується позиціонування ринку, тобто пріоритизація клієнтів, груп споживачів, вибір ключових потреб і ключових або цільових сегментів.[19].

Таблиця 5.13 – Альтернативи ринкового впровадження стартап-проекту.

| № п/п | Альтернатива (орієнтовний комплекс заходів) ринкової поведінки | Ймовірність отримання ресурсів | Строки реалізації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Впровадження екологічно чистих та не токсичних матеріалів у виробничих потужностях. | Присутня, середньої тяжкості. | 8 –11 місяців. |
| 2. | Розширення клієнтської бази на рівні країни та за кордону. | Присутня, середньої тяжкості. | 1,5-2 роки. |

Виходячи з результатів аналізу було обрано альтернативу № 1 ринкової поведінки.

Розроблення ринкової стратегії проекту

Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає ви- значення стратегії охоплення ринку: опис цільових груп потенційних споживачів (табл. 5.14).

Таблиця 5.14. – Вибір цільових груп потенційних споживачів

| № п/п | Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Готовність споживачів сприйняти продукт | Орієнтовний попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фізичні особи-що займаються очищенням харчових рідин | Присутня | Присутній періодичний попит | Середня інтенсивність | Незначна конкуренція не дає можливості простого входу в даний сегмент |
| 2 | Виробники фільтрувальних систем | Присутня | Присутній потенційний попит | Високий рівень конкуренції | Вхід до сегменту ускладнений оскільки вже присутні відповідні світові виробники |
| Які цільові групи обрано: - Фізичні особи-що займаються очищенням харчових рідин - Виробники фільтрувальних систем |  |  |  |  |  |

За результатами аналізів потенційних груп споживачів було визначено стратегію охоплення ринку – диференційований маркетинг, оскільки компанія орієнтована на різні сегменти ринку.

Для роботи в обраних сегментах ринку сформульована базова стратегія розвитку.

Таблиця 5.15 – Визначення базової стратегії розвитку

| № п/п | Обрана альтернатива розвитку проекту | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкурентоспроможні позиції відповідно до обраної альтернативи | Базова стратегія розвитку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нарощення виробничих потужностей з екологічно чистих та не токсичних компонентів. | Диференційований маркетинг. | Для кожного із сегментів розробляється відповідна програма ринкового впливу. | Обрана стратегія диференціації. |

Наступним кроком є вибір стратегії конкретної поведінки.

Таблиця 5.16 – Визначення базової стратегії конкурентної поведінки.

| № п/п | Чи є проект «першопрохідцем» на ринку? | Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів? | Чи буде компанія копіювати основні характеристики товару конкурента, і які? | Стратегія конкурентної поведінки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ні | Так, тому що необхідно переорієнтувати існуючих споживачів на придбання не лише імпортної а й вітчизняної продукції, а завдяки інноваційним рішенням існує можливість вийти на передові позиції | Основна мета даного проекту у забезпечені екологічно чистих та не токсичних видів продукції високої якості згідно стандартам вимог | Стратегія заміни лідера. |

В процесі позиціонування товару на ринку розробляються короткострокові і довгострокові цілі у відношенні до різних груп клієнтів. Для цього необхідно провести аналіз споживачів з метою виявлення інформаційних потреб, інформаційного попиту, переваг у виборі стратегії пошуку інформації.

Таблиця 5.17 – Визначення стратегії позиціонування.

| № п/п | Вимоги до товару цільової аудиторії | Базова стратегія розвитку | Ключові конкурентоспроможні позиції власного стартап-проекту | Вибір асоціацій, які мають сформувати комплексну позицію власного проекту (три ключових) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Екологічно чистий та не токсичний товар який відповідає технічним умовам, гнучка ціна, оформлення необхідного пакету документів | Стратегія диференціації. | Для кожного із сегментів розробляється окрема програма ринкового впливу. | 1. Екологічний та не токсичний продукт. 2. Високі показники якості. 3. Вигідна ціна. |

Таким чином продукт який буде виготовлятися з екологічно чистих та не токсичних матеріалів наддасть важливих з точки зору споживачів відмітних властивостей, які роблять товар відмітним від конкурентів

5.3 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту

Інноваційний потенціал характеризує здатність компанії розробляти і впроваджувати інноваційні ідеї, продукти, процеси. Це основа її ефективної інноваційної діяльності та високої рентабельності товару, який створено з використанням інновацій.

Інноваційність продукту, що виходить на міжнародний ринок, відіграє важливу роль на даному етапі розвитку світової економіки в умовах високих темпів технологічного прогресуй жорстокої конкуренції.

З метою дослідження інноваційного потенціалу підприємства та методичних підходів до його оцінювання доцільно виділити наступні елементи: інституційний, ресурсний, таргетинговий, фінансово-інвестиційний та результативний.

Інституційна складова – це інститути, які забезпечують внутрішні процеси інноваційної діяльності (винахід і виробництво нового продукту), безпосереднє впровадження нових технологій, взаємозв’язок підприємства з наукою, з ринком тощо, а також методи і засоби організації управління інноваційним процесом.

Ця складова забезпечує оригінальність ідеї, продукту, рекламної компанії, оскільки автентичність повинна дотримуватися на всіх етапах створення стартапу.[19].

Таблиця 5.18 – Визначення ключових переваг концепції потенційного товару.

| № п/п | Потреба | Вигода, яку пропонує товар | Ключові переваги перед конкурентами (існуючі або такі, що потрібно створити) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення ринку екологічної та не токсичної продукції високої якості, згідно технічних вимог, з метою подальшого її використання в процесі виробництва картону-фільтрувального. | Індивідуальний підхід, у виконанні замовлення як для клієнтів так і для споживачів | Екологічний та не токсичний продукт по відношенню до конкурентів, високі показники якості кінцевого продукту, вигідна ціна. |

Потенційний товар має ключові переваги оскільки покладена концепція виготовлення товару з екологічно-чистих та не токсичних матеріалів

Визначення меж встановленої ціни наведено в таблиці 5.19.

Таблиця 5.19 – Визначення меж встановлення ціни.

| № п/п | Рівень цін на товари-замінники | Рівень цін на товари-аналоги | Рівень доходів цільової групи споживачів | Верхня та нижня межі встановлення ціни на товар/послугу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8500-11000 грн/т | 9000-13500 грн/т | Вище середнього – високий. | 9000-14000 грн/т. |

Визначення оптимальної системи збуту, в межах якого приймається рішення, наведено в таблиці 5.20.

Таблиця 5.20 – Формування систем збуту

| № п/п | Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Глибина каналу збуту | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Клієнт на періодичній/постійній основі здійснює замовлення. | Забезпечити своєчасну поставку товару. | Нульовий рівень. | Власна. |

Маркетингові комунікації виконують цілий ряд функцій, що дозволяє споживачам бути поінформованими про товари і послуги, а виробникам про потреби споживачів. Сьогодні діяльність окремих людей, груп і організацій безпосередньо залежить від їх інформованості і здатності ефективно використовувати наявну інформацію. В інформаційному суспільстві зміняться не тільки виробництво, але і весь устрій життя, система цінностей. Основна відмінність сучасного ринку полягає в тому, що інформація і знання рухаються в обох напрямках: від продавця до споживача і від споживача до продавця. Розвиток і поширення нових технологій, тенденції глобалізації та інформатизації, збільшення кількості ринкових альтернатив зумовили перехід суспільства від індустріального типу розвитку до інформаційного. У життєдіяльності сучасного суспільства, сучасної економіки все більшої значущості отримують інформація, системи та технології її збору, аналізу та впливу на аудиторію.[20].

Таблиця 5.21 – Концепція маркетингових комунікацій.

| № п/п | Специфіка поведінки цільових клієнтів | Канали комунікацій, якими користуються цільові клієнти | Ключові позиції, обрані для позиціонування | Завдання рекламного повідомлення | Концепція рекламного звернення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Моніторинг існуючого ринку, оцінка наявних пропозицій, отримання достовірної інформації про товар що виготовляється | Формальні (офіційні). | Екологічний та не токсичний продукт по відношенню до конкурентів, високі показники якості кінцевого продукту, вигідна ціна.. | Реклама продукції задля висвітлення з позитивної сторони. | «Високоякісний картон для фільтрування з екологічно чистої сировини». |

Висновки

Таким чином, на сучасному етапі розвитку маркетингу комунікації є одним з основних механізмів щодо подолання проблем і прискорення просування товарів чи послуг від виробника до кінцевого споживача. Своєчасне використання елементів маркетингових комунікацій прямо впливає на результати комерційної діяльності та ефективність маркетингу як комплексної системи організації виробництва і збуту продукції, побудованої на основі попередніх ринкових досліджень потреб покупців.

Згідно результатів проведеного аналізу можна зазначити, що:

– ринкова комерціалізація проекту можлива, так як попит наявний, динаміка ринку – зростаюча, рентабельність роботи на ринку складає 4,4 %;

– перспективи впровадження є, з огляду на потенційні групи клієнтів (фізичні особи-підприємці, виробники картону), бар’єри входження, стан конкуренції (середньої та значної інтенсивності), конкурентоспроможності проекту;

– для ринкової реалізації проекту, в якості альтернативи, доцільно нарощувати виробничі потужності, тобто збільшити продуктивність підприємства;

– подальша імплементація проекту є доцільною.

ВИСНОВКИ

- Проаналізовано сучасні аспекти в технології виробництва картону для фільтрування.

- Запропоновано іноваційні зміни технологічних процесів.

- Наведено характеристику сировини: целюлози сульфатної хвойної вибіленої марки ХБ-7 та допоміжних домішок такі як: сірчанокислий глинозем, порошок перлітовий фільтрувальний, поліамідна смола, кізельгур; а також наведено нормативні показники картону для фільтрування марки КТФ-1П.

- Обгрунтовано технологічну схему виробництва картону з урахуванням запропонованих інновацій.

- Проведено вибір основного технологічного обладнання у відповідності до добової продуктивності картоноробної машини.

- Розглянуто і проаналізовано головні шкідливі фактори, які впливають на безпеку працівників на виробництві.

- Розроблено стартап- проект виробництва картону фільтрувального.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Примаков С.П., Барбаш В.А. Технологія паперу і картону: Навчальний посібник для вузів. –Київ: ЕКМО, 2002. – 396 с.

- Целюлозно-паперова промисловість України// Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/p%0Arom/ukr/25.html.

- Гомеля Н.Д., Коваль А.С., Шаблий Т.А. Снижение объема твердых отходов на картонно-бумажных производствах // Сборник науч. Статей ОЦНТЭИ. Одесса. – 2004. – С. 148 – 153.

- Утилізація осадів в виробництві картону. Відстоювання та фільтрування осадів, що містять волокно / М.Д. Гомеля, Т.В. Костюк, А.В. Овсяник та ін.// Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2002. – №2. – С. 107 – 112.

- Охорона праці в галузі. Електробезпека " [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidru4niki.com/92796/bzhd/elektrobezpeka

- Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Підприємства та організації паперової промисловості" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE20378.html

- Офіційний сайт компанії «Papcel» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.papcel.cz/en/produkty/papir/packaging-materials/paper-machine/machinery-and-equipment/press-part/tri-nip-multi-nip/

- Офіційний сайт компанії «Voith Paper»: http://voith.com/

- Київський картонно-паперовий комбінат [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.papir.kiev.ua/

- Експортно-імпортний потенціал целюлозно-паперової промисловості України. [Електронний ресурс]. – URL:  http://economy.kpi.ua/files/files/7_kpi_2009.pdf

- Musselmann, W. Konzept und Funktion einer Altpapierfaserfrak-tionierungsanlage und Erfahrungen im praktischem Bebrieb Text. / W. Musselmann, W. Menges // Wochenblatt fur Papierfabrikation. 1982. - № 11/12. - S. 368-379.

- Nordman, L.S. The Determination of Fiber Length Distribution in Connection with Beating Research Text. / L.S. Nordman, J.A. Niemi // Tappi. 1960. - vol. 43. - № 3. - P. 260-266.

- Основи охорони праці. Видання п`яте, доповнене. Підручник. Селедцов В.Ф., Орленко А.Т., Ступницкая З.С., Халимовский М.А. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. – Л.: Афіша, 2011. – 350 с.

- Rushton, A. Solid-Liquid Filtration and Separation Technology Text. / A. Rushton, A.S. Ward, R.G. Holdich. VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim, Germany, 1996.- 538 p.

- Larsen, J.; Haven, M. Ø.; Thirup, L. Inbicon Makes Lignocellulosic Ethanol a Commercial Reality. Biomass Bioenergy. 2012, 46, 36.

- Weber A. Fasserfraktionierrung mit dem Cellusizer / A. Weber // Wochenblatt für Paperfabrikation. - 1978. - N 8. - S. 309-311.

- Bliss T. Pulp fractionation can benefit multiplayer paperboard operations / T. Bliss // Pulp and Paper. - 1987. - N 2. - P. 104-107.

- Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс]: Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с.

- Маркетинг стартап-проектів [Електронний ресурс] : навчальний посібник для усіх спеціальностей другого освітнього ступеню «магістр» / С. О. Солнцев, О. В. Зозульов, Н. В. Юдіна, Т. О. Царьова, Н. В. Язвінська ; за заг. ред. С.О. Солнцева ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 3,2 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 218 с. URL : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27437

- Юдіна Н.В. Міждисциплінарні платформи стартап-проектів [Електронний ресурс] // Міждисциплінарні дискусії : Матеріали науково-теоретичного семінару «Міждисциплінарні дослідження: теоретико-методологічні виміри», 5 грудня 2017 р. – Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин Навчально-науковий центр «Синтез». – 2017. – С. 20-24. -

- Юдіна Н. В. Визначення циклічних залежностей в економіці України на основі аналізу окремих макроекономічних показників. Економічний Вісник НТУУ «КПІ». №13(2016).

- Юдіна Н. В. «Дорожня карта» підприємства у контексті футурології техногенної економіки. Традиції і інновації. [Електронний ресурс] / Н. В. Юдіна // Інновації та фундаментальні науки в умовах техногенної економіки : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф., Київ, 25 листоп. 2016 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. – К., 2016.

- Yudina N.V.  Methods of the Startup-Project Developing Based on ‘the Four-Dimensional Thinking’ in Information Society. Marketing and Management of innovations. – 3’2017, - P. 245-256. -  DOI:10.21272/mmi.2017.3-23 - Access mode : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2017/3/245-256.

- Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с.

ДОДАТОК А

Технічні науки

УДК 676.026.4

Мовчанюк Ольга Михайлівна кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Movchaniuk Olha

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

National Technical University of Ukraine

“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Остапенко Аліна Анатоліївна кандидат технічних наук,

старший викладач кафедри екології та технології рослинних полімерів

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Ostapenko Alina

Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer

National Technical University of Ukraine

“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Дажук Оксана Олександрівна магістрант

Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Dazhuk Oksana

Master Student of the

National Technical University of Ukraine

“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Куниця Юрій Борисович магістрант

Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Kunytsia Yurii

Master Student of the

National Technical University of Ukraine

“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Кривошеєв Антон Олегович магістрант

Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Kryvosheiev Anton

Master Student of the

National Technical University of Ukraine

“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕСУВАННЯ У ВИРОБНИЦТВІ

ФЛЮТИНГУ IMPROVING THE EFFICIENCY OF PRESSING IN FLUTING PRODUCTION

Анотація. Проаналізовано ефективність пресової частини компанії Papcel з використанням двох пресів з подовженою зоною пресування типу Jumbo і передавальним юні-пресом. Доведено доцільність і переваги використання такої пресової частини у виробництві флютингу.

Ключові слова: пресова частина, папероробна машина, папір для гофрування, універсальний прес, Jumbo-прес, подовжена зона пресування.

Summary. The efficiency of the press part of Papcel company was analyzed using two presses with an extended pressing zone of the Jumbo type and a transfer uni-press. The expediency and advantages of using such a press part in the production of fluting are proved.

Key words: press section, paper machine, corrugated paper, universal press, JUMBO press, extended pressing zone.

Сушіння є найбільш енергоємною операцією в процесі виробництва целюлози та паперу. За даними Асоціації з інновацій у целюлознопаперовій промисловості (APPTI) лише паперова галузь у Сполучених Штатах Америки споживає 400 мільйонів ГДж/рік енергії на сушіння паперу, що складає 1,5 мільярда доларів [1; 2]. Враховуючи таку вартість і вплив на навколишнє середовище, скорочення витрат енергії на сушіння шляхом посиленого пресування є критичною метою промисловості. З цієї причини APPTI поставила амбітну мету досягти 65 % сухості полотна після пресової частини. Враховуючи, що у світі налічується понад 10 000 паперових фабрик, навіть невелике покращення сухості після пресування матиме значний вплив на світові викиди вуглецю.

Україна також не стоїть осторонь цієї глобальної проблеми. Уряд країни нещодавно оновив свій національно визначений внесок згідно Паризької угоди, поставивши за ціль скоротити викиди парникових газів на 65% до 2030 року порівняно з рівнем 1990 року [3].

З огляду на вищезазначене, підвищення ефективності роботи пресової частини папероробної машини є актуальним завданням не лише з економічної, а й з екологічної точки зору. Особливо це стосується технологічних потоків, що виробляють макулатурні види продукції, до яких відноситься папір для гофрування, адже процес видалення вологи в цьому випадку ускладнюється особливостями вторинного волокна.

При виробленні більшості видів паперової продукції єдиним шляхом підвищення сухості після преса є збільшення тривалості пресування. Для цієї мети можна застосовувати преси з подовженою зоною пресування типу Jumbo, що пропонуються рядом виробників [4-6].

Метою роботи було оцінювання ефективності пресової частини компанії «Papcel» з використанням пресів Jumbo у технології виробництва флютингу.

Сучасна пресова частина машини має відповідати таким вимогам:

- забезпечувати максимально можливу сухість полотна за найменшої кількості зон пресування;

- не погіршувати якість паперу;

- бути компактною, простою і жорсткою конструкцією;

- давати можливість швидкої зміни сукон та пресових валів [7].

Пресова частина компанії «Papcel» (рис. 1) складається з трьох пресів: одного юні-пресу та двох основних пресів типу Jumbo з подовженою зоною пресування.

Рис. 1. Пресова частина папероробної машини:

1 – гауч-вал; 2 – універсальний прес;  3 і 4 – перший і другий Jumbo-прес відповідно;

5 – перший сушильний циліндр [4]

У схемі передачі полотна з сіткової частини в пресову (рис. 2) вдало поєднуються функції вакуум-пересмоктувального пристрою і першого преса. Цей пристрій, що відомий під назвою юні-прес (універсальний прес), має пересмоктувальний вал, що є водночас валом першого преса. Сукно охоплює цей вал з дуже широкою вакуум-камерою, яка одним краєм контактує через сукно з сіткою, по якій рухається полотно, а іншим – з гладким пресовим валом [8]. В цьому разі після сіткової частини полотно проходить дуже короткий шлях до першої зони пресування, весь час знаходячись під розрідженням. У пропонованій пресовій частині (див. рис. 1) після юні-пресу полотно супроводжується нижнім сукном у зону пресування першого Jumbo-пресу. А вільна ділянка руху полотна передбачена лише після першого Jumbo-пресу. Саме тому ймовірність обриву полотна паперу зведена до мінімуму. Це є дуже важливою перевагою для виробництва флютингу із вторинних волокон.

Рис. 2. Двовальний юні-прес:

1 – гауч-вал; 2 – пресове сукно; 3 – відсмоктувальний вал; 4 – паперове полотно;  5 – гранітний вал [9]

Широка відсмоктувальна камера, що супроводжує полотно паперу,

разом з сукном, при проходженні всієї ділянки від сітки до першої зони пресування, дає можливість підтримувати порівняно високу сухість сукна першого преса і вибирати це сукно лише за зневоднювальною здатністю, не враховуючи той факт, що полотно має утримуватися нижньою стороною сукна, як на звичайному пересмоктувальному пристрої. Для переходу полотна з сітки на сукно в цьому разі потрібен вакуум не більше 50 мм рт. ст. Робочий вакуум в камері відсмоктувального вала традиційного передавального пристрою становить 100 – 400 мм рт. ст. Для очищення і зневоднення сукна встановлюється зазвичай сукномийка по типу відсмоктувального преса. Сухість сукна перед пересмоктувальним валом може досягати 60 – 65%, що дозволяє піднімати тиск на пресі до 120 кгс/см. Практика показала, що сухість полотна після юні-преса значно вище, ніж після звичайного першого відсмоктувального преса. Встановлення такого юні-преса вимагає значно менше місця, ніж для звичайного пересмоктувального пристрою і одного або двох відсмоктувальних пресів, що забезпечують таку ж сухість паперового полотна як і після юні-преса. У виробничих умовах юні-прес працює на машинах, що виробляють продукцію масою від 25 до 1000 г/м2 [8].

За формулою Бойд-Кемпбела підвищення сухості паперу ΔC під час мокрого пресування прямо пропорційно питомому тиску і часу пресування і обернено пропорційно квадрату маси 1 м2 паперу, квадрату питомої поверхні волокон і в'язкості води за певної температури:

𝑃𝑡

∆𝐶 = 𝑞!𝑠!𝜂,

де Р – питомий тиск пресування; t – час пресування; q – маса 1 м2 паперу; s – питома поверхня волокон; η – в'язкість води за температури пресування [8].

Отже вагомими чинниками процесу є збільшення тиску і часу пресування полотна. З огляду на це, подовження зони пресування є одним з найважливіших напрямків підвищення сухості полотна.

Прес із подовженою зоною пресування типу Jumbo компанії «Papcel» (рис. 3) виконаний як двовальний прес із гідравлічним притиском верхнього пресового валу. Несуча конструкція виконана з урахуванням високої статичної та динамічної напруги і пристосована до швидкої заміни пресових сукон та валів. Пресові вали сучасної конструкції посаджені на дворядні бочкоподібні підшипники в корпусах, що дозволяє здійснювати змащування з урахуванням швидкості та навантаження. Через великий лінійний тиск між валами (250 – 350 кН/м) температура в зоні пресування підвищується, тому для стабілізації температури покриття валів передбачено внутрішню систему їх охолодження. Облицювання валів виконане з високоеластичної гуми, що характеризується підвищеною механічною та термічною стійкістю. Завдяки еластичності покриття, а також більшого розміру валів (діаметр валів перевищує 1000 мм) відбувається подовження зони пресування. Покриття виконане з бомбуванням, з урахуванням прогину валу за робочого лінійного тиску. У покритті знаходяться глухосвердлені отвори для кращого відведення води під час пресування. Великий діаметр пресових валів сприятливо позначається на довговічності гумового покриття, оскільки число навантажень покриття в одиницю часу є значно меншим, ніж для валів малого діаметра [8].

Технологія пресування між двома сукнами сприяє підвищенню сухості полотна та запобігає його роздавлюванню в умовах значного тиску. Проводка сукна обох валів підбирається індивідуально з урахуванням швидкості, лінійного навантаження і асортименту продукції, що виготовляється. Складовою частиною преса є система регулювання та натягу сукон, а також їх кондиціювання. Регульовані сукноведучі і папероведучі валики забезпечують швидке відокремлення паперового полотна від сукна на виході з преса для зменшення ймовірності повторного зволоження полотна. Привод преса є двомоторним, тобто кожний пресовий вал має свою приводну одиницю. Складовою частиною машини є електрочастина приводу та система керування, що включає пульт керування, гідравлічну систему притиску верхнього пресового валу та заправляння паперу.

Технічні параметри Jumbo-преса [4]:

‒ максимальний лінійний тиск пресування – 350 кН/м;

‒ максимальна ширина полотна паперу – 5000 мм;

‒ ширина зони пресування – 60 –75 мм;

‒ Максимальна швидкість – 1000 м/хв; ‒ діаметр пресових валів – до 1500 мм.

Рис. 3. Jumbo-прес [4]

Висновки. Таким чином, пресова частина машини компанії «Papcel», що включає передавальний універсальний прес та два основні Jumbo-преси з подовженою зоною пресування відповідає вимогам [7] і буде ефективною для виробництва флютинга, що виробляється з вторинного волокна. Вона дозволить підвищити сухість паперового полотна після пресової частини, зменшуючи при цьому його обривність та знижуючи витрати енергії у сушильній частині, що позитивно позначиться на собівартості паперу, а також слугуватиме внеском у пом'якшення кліматичних змін.

Література

- McDonald J.D., Kerekes R. J. Estimating limits of wet pressing on paper machines. Tappi Journal. 2017. V.16. № 2. P. 81-87.

- Pulp & Paper Canada. Pressing matters: Optimizing pressing operations in pulp and paper manufacturing. March 29, 2022 by J. David McDonald. URL: https://www.pulpandpapercanada.com/pressing-matters-optimizingpressing-operations-in-pulp-and-paper-manufacturing/

- Організація 	об’єднаних 	націй 	Україна. 	URL: https://ukraine.un.org/uk/139917-rishuche-dotrymuyuchys-paryzkoyiuhody-ukrayina-obitsyaye-podalshe-skorochennya-vykydiv

- High-capacity 	pulping 	node. 	URL: https://www.papcel.cz/ru/produkty/papir/packaging-materials/stockpreparation-line/machinery-and-equipment/raw-material-pulping/

- Вуглепром. Пресова частина з комбіпресом і розширеною зоною пресування. URL: https://ugleprom.com.ua/uk/

- JMC 	PAPERTECH 	PVT 	LTD. 	URL: https://www.jmcmachines.com/products/jumbo-press/

- Papermaking. 	Papermachine 	– 	Pressing. 	URL: https://www.fibrelab.ubc.ca/files/2013/01/Topic-14-Papermaking-Pressingtext.pdf.

- Мовчанюк О.М., Гомеля М.Д. Пресування паперового полотна: навчальний посібник. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 140 с.

- Теория и конструкция машин и оборудования отрасли // Бумаго- и картоноделательные машины: Учеб пособие / Под ред. В.С. Курова, Н.Н. Кокушина. СПб. : Изд-во Политен. Ун-та, 2006. 588 с.

International Scientific Journal “Internauka” https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-15