#### НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології і рослинних полімерів

| «На правах рукопису» УДК 676.166.6+676.2 | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ Гомеля М.Д. «___»_____________2018 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

тему: «Одержання наноцелюлози із волокон льону»

Виконав(-ла):

студент(-ка) ІI курсу, групи ЛЦ-61м

Кедровська А.М.	__________

Керівник:

Кандидат хімічних наук, доцент,

Барбаш В.А.	__________

Рецензент:

Кандидат технічних наук, професор кафедри МАХНВ

Марчевський В.М.                                                                           __________

Рецензент:

Кандидат технічних наук, доцент,

Дейкун І.М.	__________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент(-ка)  _____________

Київ – 2018 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та рослинних полімерів

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-науковою програмою

Спеціальність (спеціалізація) – 161 Хімічні технології та інженерії (хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ Гомеля М.Д.

«___»_____________20__ р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Кедровській Анастасії Миколаївні

1. Тема дисертації «Одержання наноцелюлози із волокон льону», науковий керівник дисертації Барбаш В. А. кандидат хімічних наук, доцент, затверджені наказом по університету від 21.03. 2018 р. №_979-с____

2. Термін подання студентом дисертації 16.05.2018.

3. Об’єкт дослідження – процеси одержання із волокон льону органосольвентної целюлози, наноцелюлози та паперу і картону з її використанням.

4. Предмет дослідження – технологічні параметри процесу одержання целюлози і наноцелюлози із волокон льону та використання лляної наноцелюлози.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити – дослідити хімічний склад лляних волокон, розробити технологію отримання целюлози органосольвентною делігніфікацією із лляних волокон; дослідити процес гідролізу органосольвентної целюлози для одержання наноцелюлози; дослідити вплив наноцелюлози на показники міцності картону для плоских шарів гофрокартону та офсетного паперу.

6. Орієнтовний перелік графічного (ілюстративного) матеріалу – графік залежності виходу, зольності та лігніну від тривалості варіння, графік залежності зміни рН наноцелюлозної суспензії від кількості центрифугувань, графіки залежності показників якості наноцелюлозних плівок від технологічних умов процесу гідролізу, електронні фотографії структури поверхні целюлози та отриманих плівок, графіки залежності фізико-механічних показників від кількості нанесення наноцелюлози на поверхню картону для плоских слоїв гофрокартону та додавання наноцелюлози в композицію офсетного паперу.

7. Орієнтовний перелік публікацій – Кедровська А. М., Ященко О. В., Барбаш В. А. Отримання органосольвентної целюлози з волокон льону// Збірник тез доповідей XIII міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (29-30 листопада 2017 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – 106 c, с.59-60;

Кедровська А.М, Ященко О.В., Барбаш В. А. Отримання наноцелюлози із волокон льону// Збірник тез доповідей XIII міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (2018 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018.;

V. Barbash, O. Yashchenko and A. Kedrovska / Preparation and Properties of Nanocellulose from Peracetic  Flax Pulp // Journal of Scientific Research & Reports 16(1): 1-10, 2017.

8. Дата видача завдання 10 вересня 2017 року

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Строк виконання етапів магістерської дисертації | Приміт-ка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка літературного огляду з теми дисертації | 10.09.2017 – 30.09.2017 рр. |  |
| 2 | Підготовка сировини для отримання целюлози | 01.10.2017 – 10.10.2017 рр. |  |
| 3 | Отримання целюлози з ВНФ органосольвентим способом | 11.10.2017 – 20.11.2017 рр. |  |
| 4 | Попередня лужна обробка сировини | 21.11.2017 – 25.12.2017 рр. |  |
| 5 | Проведення гідролізу органосольвентної целюлози та промивання наноцелюлозних дисперсій | 26.12.2018 – 14.01.2018 рр. |  |
| 6 | Ультразвукова обробка наноцелюлозної дисперсій | 14.01.2018 – 23.02.2018 рр. |  |
| 7 | Визначення фізико-механічних показників отриманих наноцелюлозних плівок | 24.02.2018 – 30.02.2018 рр. |  |
| 8 | Використання наноцелюлози у виробництві картону та паперу та визначення їх фізико-хімічних показників | 25.02.2018 – 15.03.2018 рр. |  |
| 9 | Оформлення магістерської дисертації | 16.03.2018 –30.04.2018 рр. |  |

Студентка 			Кедровська А.М.

Науковий керівник дисертації	            Барбаш В.А.

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація:  стор.113, рис. 19, табл.22, першоджерел 70.

Актуальність теми: покращення показників картонно-паперової продукції, завдяки використанню нового матеріалу для зміцнення фізико-механічних показників, а саме наноцелюлози, отриманої з органосольвентної льняної целюлози. Наноцелюлоза може розглядатися як зміцнююча добавка для покращення показників паперу та картону і тому в магістерський дисертації розроблена технологія одержання наноцелюлози із волокон льону і використано її для поверхневого нанесення на картон для плоских слоїв гофрокартону та додавання у композицію офсетного паперу.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Деякі результати досліджень отримано в процесі виконання держбюджетних науково-дослідних робіт № 2833-п "Розробка і застосування нових екологічно безпечних технологій отримання наноцелюлози, продуктів хімічних і фармацевтичних виробництв із недеревної рослинної сировини" (номер                          держреєстрації 0115 U 002411) та № 2002-п «Розробка екологічно більш чистих технологій одержання композиційних матеріалів на основі наноцелюлози, мікрокристалічної та оксицелюлози із вітчизняної рослинної сировини» (номер держреєстрації 0117 U 004265).

Мета і задачі дослідження. Метою магістерської дисертації є одержання целюлози із волокон льону екологічно безпечними способами делігніфікації,  розробка технології отримання наноцелюлози із лляної органосольвентної целюлози та застосування наноцелюлози у виробництві масових видів паперу і картону – офсетного паперу і картону для плоских шарів гофрокартону.

Для досягнення вказаної мети було поставлено наступні задачі:

- Провести аналітичний огляд літератури основних характеристик наноцелюлози, способів її виготовлення та галузей використання.

- Проаналізувати вплив тривалості лужної обробки волокон льону на показники волокнистого напівфабрикату.

- Одержати целюлозу із волокон льону органосольвентним способом з використанням оцтової кислоти і пероксиду водню. Дослідити вплив параметрів процесу делігніфікації волокон льону сумішшю оцтової кислоти та пероксиду водню на показники якості отриманої целюлози.

- Дослідити вплив умов гідролізу сульфатною кислотою на показники якості наноцелюлози.

- Дослідити залежність зміни рН суспензії наноцелюлози від кількості центрифугувань та діаліз.

- Дослідити вплив тривалості ультразвукової обробки на показники якості лляної наноцелюлози.

- Виготовити та дослідити зразки паперу та картону тарного макулатурного з використанням поверхневої обробки лляної наноцелюлозою та додавання наноцелюлози в композиції офсетного паперу

Обєкт дослідження – процеси одержання із волокон льону органосольвентної целюлози, наноцелюлози та паперу і картону з її використанням.

Предмет дослідження – технологічні параметри процесу одержання целюлози і наноцелюлози із волокон льону та використання лляної наноцелюлози.

Методи дослідження: для визначення хімічного складу рослинної    сировини, показників якості лляного волокна і целюлози використовували хімічні, фізико-хімічні та фізико-механічні методи аналізу. Для визначення показників міцності отриманого паперу та картону використовували стандартні методики. Для дослідження показників наноцелюлозних плівок визначали прозорість за допомогою двохпроменевого спектрофотометра 4802 UNICO; щільність плівок знімки скануючої електронної мікроскопії  отримано на приладі РЕМ – 106І, методом атомної силової мікроскопії  АСМ отримано топографічні зображення наноцелюлози з волокон льону та її 3D проекція.

Для одержання математичних залежностей показників якості окисно-органосольвентних лляних ВНФ від їх технологічних параметрів використовували повний факторний експеримент ПФЕ.

Наукова новизна одержаних результатів. Одержано целюлозу із волокон льону органосольвентним способом з використанням розчину оцтової кислоти і пероксиду водню. Досліджено вплив параметрів процесу делігніфікації волокон льону сумішшю оцтової кислоти та пероксиду водню на показники якості отриманої целюлози.

Проведено обробку органосольвентної целюлози із волокон льону розчином гідроксиду натрію та встановлено залежність зміни показників якості льняної целюлози від температури та тривалості її обробки.

Проведено гідроліз органосольвентної лляної целюлози сульфатною кислотою, встановлено виходу, вмісту золи та залишкового лігніну від тривалості варіння. Проведено ультразвукову обробку лляної наноцелюлози.  Досліджено вплив зміни тривалості ультразвукової обробки на прозорість наноцелюлозних плівок. Визначено фізико-хімічні характеристики целюлозних наноплівок.

Поверхню картону для плоских слоїв гофрокартону було оброблено суспензією лляної наноцелюлози і досліджено фізико-механічні показники отриманого картону з поверхневим нанесенням та офсетного паперу з додаванням наноцелюлози.

Практичне значення одержаних результатів. Показана можливість використання волокон льону як сировини для одержання целюлози, придатної для виробництва наноцелюлози, та використання її для виробинцтва масових видів паперу і картону.

Апробація результатів дисертації.

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано                    3 друкованих праць, у тому числі 1 стаття у популярному науковому виданні (Кедровська А. М., Ященко О. В., Барбаш В. А. Отримання органосольвентної целюлози з волокон льону// Збірник тез доповідей XIII міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (29-30 листопада 2017 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – 106 c, с.59-60; Кедровська А.М Ященко О.В., Барбаш В. А. Отримання наноцелюлози із волокон льону// Збірник тез доповідей XIII міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (2018 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018.; V. Barbash, O. Yashchenko and A. Kedrovska / Preparation and Properties of Nanocellulose from Peracetic  Flax Pulp // Journal of Scientific Research & Reports 16(1): 1-10, 2017.)

ВОЛОКНО ЛЬОНУ, ЛУЖНА ОБРОБКА, ОРГАНОСОЛЬВЕНТНЕ  ВАРІННЯ, ЛІГНІН, ГІДРОЛІЗ, УЛЬТРАЗВУК, НАНОЦЕЛЮЛОЗА, КАРТОН, ПАПІР

SUMMARY

Master’s dissertation: p.113, tabl. 22, fig. 20.

Relevance of the theme: improvement of the indexes of cardboard and paper products, due to the use of new material to strengthen physical and mechanical performance, namely nanocelulose, obtained from organosolvent flax cellulose. Nanocellulose can be considered as a strengthening additive to improve the performance of paper and cardboard and therefore in the master's thesis a technology for obtaining nanocelulose from flaxseed linen has been developed and used for surface application on cardboard for flat layers of corrugated cardboard and addition to the composition of offset paper.

Relationship with scientific programs, plans, themes. Some research results were obtained during the implementation of state budget research works No. 2833-p "Development and application of new environmentally safe technologies for the production of nanoceluloses, products of chemical and pharmaceutical industries from non-wood  plant raw materials" (state registration number 0115 U 002411) and No. 2002-p " Development of cleaner technologies for obtaining composite materials on the basis of nanocellulose, microcrystalline and oxycellulose from domestic plant raw materials "(state registration number 0117 U 004265).

The purpose and tasks of the study. The purpose of the master's thesis is to obtain organosolvent cellulose and nanocellulose from flax fiber, further obtaining cardboard for flat layers of corrugated cardboard with surface application of nanocelulose instead of sizing agents to provide the necessary indicators of its quality, and adding nanocellulose in the composition of offset paper.

To achieve this goal, the following tasks were set:

1. To conduct an analytical review of literature on the main characteristics of nanocelulose, methods of its manufacture and areas of use.

2. To analyze the influence of the duration of alkaline processing of flax fibers on the parameters.

3. To obtain cellulose from linen fibers by an organosolvent method using acetic acid and hydrogen peroxide. Investigate the influence of parameters of the process of delignification of flax fibers with a mixture of acetic acid and hydrogen peroxide on the quality indices of the obtained cellulose.

4. To investigate influence of hydrolysis conditions with sulphate acid on the quality indicators of nanocellulose.

5. To investigate the dependence of changing the pH of the suspension of nanocelulose on the number of centrifuges and dialysis.

6. To investigate influence of duration of ultrasonic treatment on quality indices of linen nanocellulose.

7. To produce and examine samples of paper and cardboard waste paper using surface treatment with flax nanocellulose and adding nanocellulose in a composition of offset paper.

The object of the study is the processes of obtaining organosolvent cellulose from flax fibers, nanoceluloses and paper and cardboard with its use.

Subject of research - technological parameters of the process of obtaining cellulose and nanocelulose from flax fibers and the use of linen nanocellulose.

Methods of research: chemical, physico-chemical and physico-mechanical methods of analysis were used to determine the chemical composition of plant material, quality indicators of linen fibers and cellulose. Standard methods were used to determine the strength indicators of the received paper and cardboard. To study the performance of nanocelulose films, transparency was determined using a 4802 UNICO two-beam spectrophotometer; The film density of scanning electron microscopy images was obtained on the REM-106I device, the topographic images of nanocelulose from flax fibers and its 3D projection were obtained by the atomic force microscopy of AFM.

Mathematical methods were used to obtain mathematical dependences of the quality indices of oxide-organo-solvent flax nanoparticles from their technological parameters.

Scientific novelty of the obtained results:

Cellulose from linen fibers is obtained by organosolvent method using a solution of acetic acid and hydrogen peroxide. The influence of parameters of the process of delignification of flax fibers with a mixture of acetic acid and hydrogen peroxide on the quality parameters of the obtained cellulose was studied.

The treatment of organosolvent cellulose from flax fibers with sodium hydroxide solution was carried out and the dependence of the change of quality parameters of linen cellulose on the temperature and duration of its processing was established.

Hydrolysis of organo-soluble linseed cellulose with sulphate acid was carried out, the yield, ash content and residual lignin was determined from the cooking time. Ultrasound treatment of flax nanocellulose was performed. The effect of changing the duration of ultrasonic processing on the transparency of nanocelulose films is investigated. The physical and chemical characteristics of cellulose nanofilms are determined.

The surface of the cardboard for flat layers of corrugated cardboard was treated with a suspension of linen nanocellulose and the physical and mechanical parameters of the received cardboard with surface drawing and offset paper with the addition of nanocellulose were investigated.

The practical value of the results. The possibility of using flax fibers as raw materials for the production of cellulose suitable for the production of nanocellulose is shown and use it for the production of massive types of paper and cardboard.

Approbation of the results of the dissertation. Publications as a result of the dissertation, 3 published works, including 1 article in a popular scientific publication, published. (Кедровська А. М., Ященко О. В., Барбаш В. А. Отримання органосольвентної целюлози з волокон льону// Збірник тез доповідей XIII міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (29-30 листопада 2017 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – 106 c, с.59-60; Кедровська А.М Ященко О.В., Барбаш В. А. Отримання наноцелюлози із волокон льону// Збірник тез доповідей XIII міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (2018 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018.; V. Barbash, O. Yashchenko and A. Kedrovska / Preparation and Properties of Nanocellulose from Peracetic Flax Pulp // Journal of Scientific Research & Reports 16(1):1-10, 2017.)  


FLAX FIBES, ALKALINE TREATMENT, ORGANOSOLVENT DELIGNIFICATION, LIGNIN, HYDROLYSIS, ULTRASOUND, NANOCELLULOSE, CARDBOARD, PAPER

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………..………….…..…..….14

1  ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД………………………………………………………….17

1.1 Рослинна сировина як джерело для одержання целюлози

та її похідних ….…………………………………………………………………........17

  - Способи одержання наноцелюлози ……….……………………….....…....21

1.3 Сфери застосування наноцелюлози ……………………………..…............29

1.4 Перспективи ринку наноцелюлози ………………………………...…........32

2  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА……………………………………….….....34

2.1 Характеристика лляних волокон  …………………………...…….…..........34

2.2 Методика одержання целюлози із лляних волокон ……………………....35

2.3 Методика одержання наноцелюлози……..…...............................................36

2.4 Методики додавання  розчину наноцелюлози до лабораторних                   зразків паперу і картону……………………….….......................................................37

2.5 Методи визначення показників целюлози, наноцелюлози,

паперу і картону…………………………………………………………………..…...38

3 ОДЕРЖАННЯ ЛЛЯНЯНОЇ ЦЕЛЮЛОЗИ ОРГАНОСОЛЬВЕНТНИМ СПОСОБОМ ДЕЛІГНІФІКАЦІЇ…………………………………………………......42

4 ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ГІДРОЛІЗУ ТА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ                       ОБРОБКИ НА ПОКАЗНИКИ НАНОЦЕЛЮЛОЗИ…...........................................…49

4.1 Математичне моделювання  процесу отримання  лляної наноцелюлози………………………………………………………………………....56

5 АНАЛІЗ ЗРАЗКІВ ПАПЕРУ І КАРТОНУ……………………………………..….61

6 РОЗРОБКА СТАРТАП  ПРОЕКТУ………………………………………..…...….68

7 ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА……….…87

ВИСНОВКИ….…………………………………………………………………….….90

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………...…........93

Додаток А. Копії публікацій ……………………………………………….…….…100

ВСТУП

Більшість використаних синтезованих полімерних матеріалів вимагають тривалий час на деградацію, що призводить до забруднення навколишнього середовища і проблем із захворюваності населення. Запаси нафти і газу, які є вихідним матеріалом для виробництва полімерів, є вичерпними, що також вимагає від дослідників проводити дослідження з пошуку поновлюваних джерел для одержання нових матеріалів, які підлягають біорозкладу.  Тому вчені всього світу продовжують дослідження нових перспективних матеріалів на основі природного полімеру целюлози, похідні якого мають унікальні фізичні, хімічні та фізіологічні властивості. Похідні целюлози мають високу додану вартість,  що дає шанс розвитку і підняття економіки країни. Застосовуючи нові технології, можна підвищити конкурентоздатність целюлозно-паперової промисловості і прискорити запуск нових прибуткових продуктів.

Целюлоза – є найбільш розповсюдженим і відновлювальним природним біополімером на Землі, який можна отримати з різних ресурсів. Це основна структурна одиниця всіх рослин. Через невичерпаність джерел целюлозного біополімеру, він є економічно ефективним матеріалом через його високу доступність [1].

Потреба в картонно-паперовій продукції зростає щорічно, а тому проблема дефіциту деревної сировини стоїть досить гостро. Розширення сировинної бази за рахунок швидко відновлюваного матеріалу, а саме недеревної рослинної сировини (НДРС), є актуальним питанням, як у всьому світі, так і в Україні [2].

Найбільш розповсюдженими методами одержання целюлози є сульфатний та сульфітний методи варіння, які мають шкідливі викиди сірковмісних сполук та громіздку технологічну схему. Більш екологічно чистими методами отримання целюлози є варіння органічними речовин [3]. Вони передбачають використання органічних розчинників, які виконують функції як хімічного реагенту так і середовища, в якому відбувається процес делігніфікації рослинної сировини. Як хімічний реагент, органічні розчинники взаємодіють з реакційними групами лігніну, що призводить до деструкції лігніну та запобігання реакції конденсації лігніну.

В останні роки, зростає інтерес до ринка стійких сировиних матеріалів, особливо наноцелюлози, яка має потенційне використання в нанотехнологіях.       В результаті попит на наноцеллюлозу зростає, і стоїть складне завдання для задоволення і забезпечення великого попиту на наноцеллюлозу. Як правило, більша частина біомаси для целюлози виробляється з трьох джерел: лісів, сільського господарство і відходів. Таким чином, завжди йде пошук альтернативних целюлозних ресурсів з точки зору екології і сталого розвитку. Уваги має бути зосереджена на використанні відходів або залишків, лісового, сільськогосподарського та промислового секторів через їхню велику кількість при низьких економічних і енергетичних витратах і для поліпшення утилізації відходів.

В перспективі виготовлення матеріалів на основі наноцелюлозни можуть здійснити революцію в промисловості. Наноцелюлоза, матеріал, що складається з нанорозмірних частинок целюлози з високим відношенням довжини до ширини. Наноцелюлоза  знаходить своє використання у виробництві паперу та картону і покращує  показниками якості готової продукції, також може бути застосована у виробництві пластикових пакувальних виробів, текстилю, у сегменті гнучкої електроніки, авто-будівельній та нафтогазовій промисловостях, виготовленні фарби та навіть 3D друку [4].

В якості сировини для одержання целюлози і подальшого одержання наноцелюлози, з метою збереження екології слід використовувати вторинні види деревної сировини. Українські аграрні компанії давно займаються переробкою олійного льону, і ринок з переробки постійно розвивається. У 2017…2018 р за даними консалтингового агентства "Украгроконсалт" сільгоспвиробники Украіни експортували 63 тисячі тонн льону (на 57,5% більше, ніж роком раніше) [5].

Використання волокон льону дасть можливість не тільки раціонально використовувати відходи під час виробництва, але й зберегти деревину і отримати сучасний продукт наноцелюлозу, яку можна застосовувати в різноманітних сферах.

Застосовувавши наноцелюлозу можна створити нові специфічні композиційні матеріали, адсорбенти, функціональні матеріали для електродів в хімічних джерелах струму і оптико-електронних приладах .

Також відомо, що збільшення показників якості паперу і картону з макулатури при застосуванні гідрогелів наноцелюлози може бути досягнуто шляхом поверхневої обробки полотна  [6].

Мета магістерської дисертації полягає у використанні екологічно безпечних технологій одержання целюлози із волокон льону,  розробці технології отримання із органосольвентної целюлози наноцелюлози та застосування її у виробництві масових видів паперу і картону – офсетного паперу і картону для плоских шарів гофрокартону.

- ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

  - Рослинна сировина як джерело для одержання целюлози та її похідних

Целюлоза – найбільш поширений природний полімер, доступний на Землі, і це важливий структурний компонент клітинної стінки різних рослин. У світовій картоно-паперовій промисловості основною волокнистою сировиною для виробництва паперу і картону є деревина хвойних і листяних порід. Але запаси і приріст деревини в більшості країн світу не можуть забезпечити зростаючі потреби виробництва картонно-паперової продукції і потребують розширення волокнистої бази за рахунок використання недеревної рослинної сировини [1]. Зростаючі потреби в целюлозі можна забезпечити за рахунок використання недеревної рослинної сировини: соломи злакових культур, тростини, льону, жому цукрового буряку тощо. Крім рослин, целюлоза також присутня у водоростях, грибках, бактерії та навіть у деяких морських  тваринах [6].

Целюлоза є волокнистим  нерозчинним у воді полімерним матеріалом. Крім того, целюлоза є біологічно сумісним та поновлюваним природним полімером, і тому вона вважається альтернативою викопному паливу [7].

Целюлоза має велику механічну міцність і виконує роль опорного матеріалу рослин, утворюючи стінку рослинних клітин. У великій кількості целюлоза міститься в тканинах деревини (40…55 %), у волокнах льону (60…85%) і бавовни (95…98%) [7]. Внаслідок фотосинтезу маса целюлози щорічно зростає.

Целюлоза в деревах і рослинах складається із послідовно розміщених макроволокон і мікроволокон, які містять мікрофібрили (10-7…10-9 м) і утворюють основні блоки целюлози. Якщо відокремити нанорозмірні мікрофібрили від макрофібрил, які мають великі площі поверхні та міцний зв’язок, можна отримати новий продукт із значно кращими властивостями міцності і експлуатаційними характеристиками [8].

Потреба в картонно-паперовій продукції зростає щорічно, а тому проблема дефіциту деревної сировини стоїть досить гостро. Розширення сировинної бази за рахунок швидко відновлюваного матеріалу, а саме недеревної рослинної сировини (НДРС), є актуальним питанням, як у всьому світі, так і в Україні [2].

Потенційні ресурси НДРС постійно поновлюються і становлять більше            2,5 млрд. т на рік. Основні запаси НДРС світу у млн. т наведено на                      табл. 1.1. Щорічний приріст споживання ВНФ із НДРС у 1,5 – 2 рази перевищує приріст споживання хвойної та листяної деревини [1].

Таблиця 1.1 - Основні запаси недеревної рослинної сировини у світі [4].

| НДРС | млн. т |
| --- | --- |
| Солома пшенична | 600 |
| Льон | 560 |
| Солома рисова | 360 |
| Стебла кукурузи | 750 |
| Сорго | 252 |
| Цукрова тростина (багаса) | 102 |
| Бавовна | 68 |
| Солома жита | 60 |
| Вівса | 55 |
| Тростина, очерет, бамбук | по 30 |

Серед українських аграріїв переробка олійного льону розвивається. Українські аграрні компанії давно займаються переробкою олійного льону, і ринок з переробки постійно розвивається. Відповідно відомості компанії про переробку : "ПроАгро", 16,7 тис. тонн насіння олійної (в 2015/16 - 15,9 тис. т). Найбільшими переробниками насіння льону олійного стали у 2016/2017 маркетинговий рік: ПАТ "Ніжинський ЖК" – 13 708 тонн (82%), ТОВ "ТД Таврійські мірошники" - 925 тонн (6%), ТОВ "Агросельпром" -                              804 тонн (5%), ПП "РічОіл" -  410 тонн (2%) [9].

Переробка льону включає в себе утворення великої кількості відходів, в той час коли вони можуть бути використані для отримання нових матеріалів, таких як плівки, що біологічно розкладаються, для використання як екологічних альтернатив звичайних харчових пакувальних матеріалів [5].

На кафедрі екології та технології рослинних полімерів НТУУ                «КПІ імені Ігоря Сікорського» впродовж останніх десятиліть досліджується використання різних представників НДРС: пшеничної соломи, канарника очеретяного, кенафу, конопель, льону, кукурудзи, рапсу, сорго цукрового, сої, нових рослин, що починають культивуватися, для виробництва целюлозно-паперової продукції [4].

Одним із сучасних варіантів використання НДРС є виробництво наноцелюлози. У 20-м столітті були розроблено технології виробництва різних похідних целюлози, мікрокристалічної  і  порошкової  целюлози, а також штучних целюлозних волокон і плівок. В 21-м столітті різні види наноцелюлози і нанокомпозити на їх основі приєдналися до вже відомих целюлозних продуктів. Завдяки наноструктурованій надмолекулярній структурі і поширеності в природі, целюлоза є перспективним природним матеріалом для отримання і використання мікро- та нанорозмірних часток.

Наноцелюлоза має високий показник міцності нарівні з кевларом, легким матеріалом, що використовується для виготовлення високоміцних матеріалів [10]. Однак, на відміну від кевлара та інших матеріалів на основі викопного палива, сировина для виробництва наноцелюлоза має здатність повністю відновлятися.

Нанорозмірні волокна целюлози, ширина  яких    5…20 нм, довжина – від 10 нм до декількох мікрон [11]. Наноцелюлоза має високу механічну міцність (міцність на розрив близько 10 ГПа, модуль пружності близько 150 ГПа), що дає можливість отримання надміцних і надлегких матеріалів. Наноцелюлоза на вигляд колоїдний розчин, який не розшаровується і не осаджується. Має підвищену в’язкість, утворюючи гелеподібну масу [8].

В 1977 році керівник лабораторії відділу Rayonier Eastern Research в, використовувавши молочний гомогенізатор для приготування їстівних оболонок для сніданку з гов’яжої шкіри, запустив 3%-ву суспензію нарізаної целюлози через гомогенізатор молока високого тиску. Суспензія нагрівалась до температури 80 °C, тиск при цьому сягав 8000 Па, волокна змінили фазу та перетворились в напівпрозорий твердий “гель”, який назвали мікрофібрилованою целюлозою (МФЦ). Нанофібрили утворюються, коли руйнуються клітковині стінки мікроволокна за високої температури та високому тиску [12].

Сировиною для виробництва  наноцелюлози у сучасних досліджень використовують використовують такі тверді відходи [13]:

- залишки женьшеню, який являє собою різновид дієтичного волокна, що складається з целюлози, геміцелюлози, пектенів і лігніну. Женьшень обробляється для отримання біологічно активних з'єднання з використанням розчинників, таких як спирти або гаряча вода. Хоча залишки женьшеню мають великий потенціал для додавання до харчових волокон, проте він зазвичай використовувався як корм для тварин або просто викидаються як муніципальні відходи. У багатьох азіатських країнах існують велика кількість залишку женьшеню, які викидаются як відходи за кожен рік із за його застосування в різних областях таких як косметична, фармацевтична та функціональна харчова промисловість [14];

- залишки від чайних пакетів, які виробляється з листя і бруньок чайної рослини (Camellia sinensis L.), який споживається у величезних масштабах. Чай один з найпопулярніших напоїв, широко споживаних в світі. Згідно з статистичними даними продовольчої і сільськогосподарської організації Організації Об'єднаних Націй (ФАО), обсяг виробництва чаю в світ досягає             5,07 млн. тонн [15]. На жаль, комерціалізація заварного чаю і чайного напою створює багато твердих залишків, які в основному складаються з целюлози.          З таким великим виробництвом і споживанням, велика кількість залишкових відходів відкидається в навколишнє середовище. Це створює потенційні проблеми забруднення, якщо вони не використовуються;

- Старе волокно з гофрованого картону - це великий обсяг малоцінної сировини. Цей матеріал в основному складається з целюлози, з меншою кількістю лігніну, геміцелюлози і домішок [16], і таким чином, він має високий потенціал для використання в якості альтернативного сировини для виробництва наноцеллюлози. В даний час велика частина цих відходів чи спалюється або закопується у грунт.

Тому використовуючи відходів в якості  сировини для виробництва нових продуктів є актуальною задачею для сучасних дослідників.

1.2 Способи одержання наноцелюлози

Виробництво наноцелюлози є багатоступеневим  процесом. Спочатку з рослинної сировини, яка пройшла стадію механічної обробки, отримують целюлозу, з мінімальною кількість мінеральних речовин. Існує три основних способи одержання наноцелюлози – це хімічний, фізичний та бактеріальний. В залежності від хімічної обробки, тривалості, температури можно отримати: нанофібрильовану целюлозу (НФЦ), нанокристалічну целюлозу (НКЦ) [17].

На сьогодні процес промислового виробництва целюлози полягає в тому, що за допомогою хімічних реагентів видаляється лігнін, зола, частина геміцелюлоз, екстрактивні та мінеральні речовини. Після чого залишається водна суспензія целюлозних волокон. Лігнін — це складне полімерне з'єднання, що міститься в клітинних стінках і міжклітинному просторі рослин і скріплює целюлозні волокна. Зола — пилоподібний або шлакоподібний залишок, що утворюється з мінеральної частини палива, коли воно повністю згоряє. Складається з продуктів окиснення і випалення золотвірних компонентів мінеральної частини і органічних сполук палива і деякої кількості невигорілих його органічних компонентів (недопал). Кількість золи характеризує зольністтю — масою твердого неорганічного залишку (золи), що утворюється після повного згоряння зразка у відповідних умовах [18].

Геміцелюлоза  — структурована суміш різних складних         некрохмальних і нецелюлозних полісахаридів рослин, які знаходяться в стінках рослинних клітин разом з целюлозою (в деяких рослинах складає переважну частину вуглеводів), але гідролізуються значно легше за неї  [19].

Методи хімічної переробки рослинної сировини з метою отримання наноцелюлози ґрунтуються на уявленні про хімічний склад сировини. Основними компонентами рослинних тканин є вуглеводний комплекс (геміцелюлози, целюлоза), лігнін, екстрактивні і мінеральні речовини [20].

До екстрактних речовин відносять фенольні сполуки, таніни, барвники, камеді, слиз, моносахариди, глікозиди, пектинові речовини і полісахариди (крохмаль, арабіногалактан). При послідовному екстрагуванні деревини розчинниками зі зростаючою полярністю можна відокремити фенольні сполуки від інших гідрофільних компонентів [21].

Фенольні сполуки присутні в рослинній сировині, як у вільному, так і в зв'язаному вигляді (глікозиди, складні ефіри, в тому числі таніни). Глікозиди, утворені фенолами в якості агліконів, зазвичай розчиняються у воді, тоді як самі феноли можуть в воді і не розчинятися [22].

Водорозчинні полісахариди для рослин є резервними поживними речовинами. Пектинові речовини містять в якості основного компонента пектинову кислоту, а також арабінозу і галактан. Гідрофільні властивості пектинів в період росту рослин, грають важливу роль у водному обміні. Пов'язані пектиновими речовинами вода не замерзає і важко випаровується, тому пектини надають молодим рослинам і тканинам стійкість до замерзання і посухи. Пектинові речовини практично неможливо виділити в чистому і незмінному вигляді [22].

Попередня обробка сировини є важливою стадією в процесі отримання целюлози. Вона призводить до змін в структурі рослинної сировини (збільшення площі поверхні та пористості, модифікація структури лігніну та його видалення, часткової де полімеризації та видалення геміцелюлоз) [22].

До методів попередньої обробки відносяться механічні, хімічні та комбіновані способи. Зменшення розміру часток (механічна обробка) необхідне, щоб збільшити співвідношення поверхня/об'єм. Механічна попередня обробка зазвичай виконується перед наступною стадією обробки і бажаний розмір часток залежить від цих наступних стадій. Для механічних способів попередньої обробки, дуже важливі матеріальні витрати, експлуатаційні витрати та амортизація обладнання [22].

Лужний гідроліз складних ефірів - реакція незворотного характеру, в ході якої утворюються спирт і сіль карбонової кислоти. Гідроліз складних ефірів в лужному середовищі називають омиленням [23].

Для лужної попередньої обробки зазвичай використовують гідроксид кальцію або натрію. Реакція може протікати продовж тривалого часу. Ці м'які умови запобігають конденсації лігніну, що призводить до високої розчинності лігніну. Додавання повітря або кисню в реакційну суміш значно покращує делігніфікацію, особливо високолігніфікаваних матеріалів [22].

Найбільш поширені способи отримання целюлози сульфатний та сульфітний методи варіння, які мають громіздку технологічну схему, а також негативно впливають на стан навколишнього середовища [22].

Альтернативним є проведення делігніфікації органосольвентними способами [24]. Органічні розчинники, що використовуються в органосольвентних способах делігніфікації, відрізняються хімізмом взаємодії з компонентами рослинної сировини і технологічними параметрами процесу варіння целюлози. При цьому вони виконують функції як хімічного реагенту, так і середовища, в якому відбувається процес делігніфікації рослинної сировини [25]. Як хімічний реагент, органічні розчинники взаємодіють з реакційними групами лігніну, що призводить до деструкції лігніну та запобігання реакції конденсації лігніну. Як середовище, органічні розчинники здатні позитивно впливати на фізико-хімічні процеси, які відбуваються в процесі варіння: просочування, набрякання, розчинність продуктів деструкції лігніну. [24].

Введення органічного розчинника до складу варильного розчину змінює його діелектричну проникність та в’язкість, впливає на процес сольватації продуктів делігніфікації, зменшує енергію активації та збільшує швидкість процесу делігніфікації [24].

Характер процесу органосольвентної делігніфікації рослинної сировини залежить від рН варильного розчину. Реагенти, що використовуються для делігніфікації, відносяться до різних класів органічних сполук (одноатомні та багатоатомні спирти, феноли, карбонові кислоти, прості і складні ефіри, кетони, аміни, сульфоксиди) і істотно розрізняються за своїми властивостями і характером взаємодії з компонентами сировини [25].

Найбільш часто для органосольвентної делігніфікації використовують бінарні водно-органічні суміші, що підвищують ефективність видалення лігніну, виключаючи попередню сушку сировини. У таких сумішах делігніфікація відбувається в кислому середовищі через гідролітичне відщеплення від компонентів сировини різних кислот, в основному оцтової. Вихід органосольвентної целюлози вище, ніж сульфатної целюлози, але за механічними властивостями вони поступаються, особливо за опором роздиранню [24].

Важливе значення для процесу делігніфікації має реакційна здатність органічного реагенту по відношенню до лігніну. Видалення лігніну – це результат складного процесу: первісної дифузії молекул розчинника в полімер, потім розриву водневих зв'язків з утворенням сольватованого шару між макромолекулами і набухання полімеру в органічному розчиннику [26].

Особливістю хімічних реакцій, що призводять до делігніфікації, є те, що це гетерогенні реакції високомолекулярних сполук, в яких велику роль відіграє доступність реакційних центрів в структурі полімеру. Реагент здатний впливати на комплекс всіх процесів, що призводять до видалення лігніну. Змінюючи за допомогою органічних композицій склад і властивості варильного середовища, можна вплинути на ступінь набухання і релаксаційні характеристики полімерних компонентів клітинної стінки, на розчинність продуктів делігніфікації, впливати на процеси масопереносу і протікання хімічних реакцій. Складно спрогнозувати вплив природи реагентів на набухання і розчинення полімерів. Особливо це стосується сумішей реагентів, одним з найважливіших переваг яких є більш висока розчинна здатність щодо речовин, погано або зовсім не розчинних в індивідуальних розчинниках [26].

Наноцеллюлозу зазвичай отримують з лігноцелюлозних біомаси через дві стадії: (1) попередня обробка біомаси для видалення нецелюлозних компонентів і (2) видалення аморфних областей целюлози, для отримання кристалічних сегментів наноцеллюлози. Зазвичай, лігноцелюлозні матеріали повинні бути подрібнені і вибілені для отримання целюлози високої чистоти. Як реагенти, для отримання целюллози використовують реактиви на основі сірки і вибілювання на основі хлориту (хлорит натрію, NaClO2). Ці процеси мають значний негативний вплив на навколишнє середовище, а саме на біологічну систему місцевих водойм, оскільки викиди направляються  в річки [26].

Органічні сполуки з хлором являють собою потужні канцерогени і токсини. Тому природоохоронними організаціями було заборонено використовувати такі реагенти. Згодом збільшився попит на такий відбілюючий агент, як перекис водню (H2O2), через його екологічність та поліпшення процесу делігніфікації [26]. Екологічні і біорозкладані властивості H2O2 має значну перевагу, оскільки не залишає залишків на поверхні обробленого волокна бо він здатний розпадатися на воду (H2O) і кисень (O2) і не утворює вторинні побічні продукти [28].

Недоліки процесу лужної обробки з використанням натрій або амоній гідроксид - це значна кількість споживання води, для нейтралізації лужного обробленого волокна, перетворення лугу в нерозчинні солі під час попередньої обробки, включення солей в матрицю біомаси, при цьому може бути видалено велику кількість солей. Більш того, присутність NaOH може викликати значне зниження індексу кристалічності целюлози через декрісталлізацію або часткову деградацію целюлози [29]. Згідно з проведеним дослідженням групою Чинга [30], результати показали, що основна кількість лігніну і геміцелюлоз видаляються під час вибілювання, в той час як подальша обробка лугом не призводить до сильної деградації геміцелюлоз і лігніну.

Таким чином, H2O2 є відмінним вибором для видалення геміцелюлози і лігніна. Найбільш поширений і класичний метод гідролізу для виробництва наноцеллюлози з целюлози - кислотний гідроліз. Як правило, наноцеллюлозу отримують, коли целюлозні матеріали піддаються сильному кислотному гідролізу, що каталізує різними неорганічні кислоти, включаючи сульфатну (H2SO4), соляну (HCl) кислоту і рідко використовується азотна (HNO3), фосфорна (H3PO4) і бромистоводневі кислоти (HBr) [31] або їх сумішей. Гідроліз проходить в контрольованих умовах часу, температури, перемішування, і концентрація кислоти. Останнім часом, деякі органічні кислоти, такі як щавлева, п-толуолсірчана, малеїнова і бензолсірчана кислоти також використовуються для отримання наноцеллюлози [32].

Протягом кислотної обробки, іони гідроксонію (H3O +),     які генеруються

мінеральною кислота, мають тенденцію проникати в аморфні області целюлози, таким чином, сприяючи розщепленню-1,4-глікозидного зв'язку в ланцюжку целюлози [33]. В даний час наноцеллюлоза в основному виробляється кислотним гідролізом з використанням концентрованої мінеральні кислоти, які були розроблені в 1940-х і 1950-х роках. Навіть якщо гідроліз концентрованої мінеральної кислоти буде ефективний при виробництві наноцеллюлози, виникають деякі обмеження для масштабного виробництва таких як висококорозійність, токсичність, дорога утилізація концентрованих відходів, несумісність з навколишнім середовищем і неконтрольована надмірна деградація целюлози в небажані побічні продукти.

Мікрофібрильована целюлозу (МФЦ) ) одержували з початку 1980-х років. Вона виробляється розщепленням целюлозних волокон у гомогенізаторах високого тиску. Повністю розщеплена наноцелюлоза складається з фібрилів          ( довжина 1…2 мкм та діаметром 5…20 нм) і на вигляд   в'язкий прозорий         гель [34].

Мікрофібрильована целюлозу отримують механічним способом з попередньою ферментативною чи хімічною обробкою чи без неї. Матеріал складається з довгих та тонких волокон, які складають тривимірну сітку. Ці волокна мають кристалічну і аморфну частину. МФЦ має високу в’язкість і  здатність утримувати воду. Волокна знаходяться в зв’язаній сітковій             структурі [35].

Виробництво нанофібрильованої целюлози (НФЦ) з деревної біомаси було предметом активних досліджень, в першу чергу, через її унікальні властивості, такі, як нетоксичність, здатність до біологічного розпаду, здатність поновлюватись, біосумістність, висока питома площа поверхні, високу механічну продуктивність і здатність до хімічних модифікувань [36].

Ці властивості відкривають нові можливості для застосувань НФЦ в областях, які включають в себе харчову промисловість, картоно-паперову промисловість, фармацевтичну,  медичну та інші [37, 38].

НФЦ - нанорозмірні целюлозні ланцюги з розмірами менше 50 нм і довжиною близько декількох мікрометрів [39, 40]. НФЦ може бути отримана шляхом застосування механічної обробки, такої як гомогенізація високого тиску, мікрофлюідізація, подрібнення і ультразвук, для вибіленої             целюлози [38].

Одним з важливих недоліків будь-якої механічної обробки є її високе споживання енергії. Ферментативна або хімічна попередня обробка зменшують потребу в енергії, оскільки вони послаблюють зв'язки, які утримують целюлозні ланцюги разом, що полегшує їх розщелення на наноцеллюлозу або нанофібріллірованную  целюлозу [41].

Процес попередньої окислення, викликаний TEMPO з хімічної попередньою обробкою, полегшує розпад волокон і вивільняє нанофібрілли через електростатичне відштовхування і осмотичні ефекти [42].  TEMPO або                     2,2,6,6-тетраметілпіперідін-1-оксид є високостабільний нітроксільний радикал, який широко використовується при селективному окисненні первинних спиртів до відповідних альдегідів та карбонових кислот. У водних середовищах              TEMPO каталізує перетворення вуглеводневих первинних спиртів в карбонатні (COO-) функціональні групи в присутності первинного окиснювача, наприклад гіпохлориту натрію (NaOCl). Зокрема, деревні волокна можуть бути перетворені в окремі нановолокна шириною 3…4 нм з довжиною в кілька мікрон при опосередкованому TEMPO окисненні і послідовному помірному                    розпаді в воді [43].

Під час цієї реакції значна кількість карбонатних груп С6 вибірково утворює на кожній поверхні мікрофібрили целюлози з мінімальними змінами вихідної кристалічності целюлозного матеріалу. Негативно заряджені карбонатні групи, введені опосередкованим TEMPO окисненням, сприятимуть подальшому процесу фібрилювання через електростатичні  сили [39].

Природна целюлоза складається з високоупорядкованих кристалічних областей разом з деякими неупорядкованими (аморфними) областями в різних пропорціях в залежності від сировини [44]. Коли ці мікрофібрили піддаються належній комбінації механічних, хімічних і ферментних обробок, кристалічні області можуть бути вилучені, що призводить до утворення нанокристалів целюлози (НКЦ) [45]. НКЦ у вигляді жорстких стрижнеподібних частинок, що перебувають в майже ідеальній кристалічній структурі.

Хімічний метод перетворення микрофибрилл целюлози в нанокристалічну целюлозу (НКЦ) краще механічних методів, так як перший понижує витрати енергії. Стрічкоподібні нановолоконі зразки, отримані з деревної целюлози після механічного очищення, демонструють нижчу кількість кристалічної фракції порівняно з НКЦ отриманої після кислотного гідролізу [46]. Сильний кислотний гідроліз зазвичай використовується для видалення аморфної частини целюлози, яка розподіляється вздовж микрофібрил. Сильні кислоти можуть легко проникати в аморфні області з низьким рівнем впорядкованості і гідролізувати їх, залишаючи не зачеплені кристалічні області.

З літературних даних відомо, що колоїдні суспензії целюлози були вперше синтезовані в 1951 році з використанням сульфатної кислоти, що каталізувала деградацію целюлозних волокон [47]. Деградація, викликана целюлозними волокнами в підігрітому кислому розчині, досягнула межі після певного періоду обробки. Трансмісійна електронна мікроскопія та дифракційні дослідження електронів підтвердили наявність необхідних частинок целюлози, які володіли тією ж кристалічною структурою, що і вихідні целюлозні волокна [48]. В подальшому кислотний гідроліз з наступною ультразвуковою обробкою стали використовується для отримання наноцелюлози [49].

Деякі бактерії, наприклад, ацетобактерій, можуть виробляти целюлозні фібрили у вигляді дуже тонкої структури поза клітиною. Це дуже чиста целюлоза з вузьким розподілом за розмірами і високим ступенем кристалічності. Проте, виробництво наноцелюлози таким шляхом у великих масштабах є дуже складним завданням [50]. Тому з економічної точки зору доцільніше застосовувати хімічні способи отримання наноцелюлози з використанням делігніфікації органосольвентними способами.

  - Сфери застосування наноцелюлози

Існує широкий спектр застосування наноцелюлози, як в області виробництва матеріалів, біомедицині, завдяки своїй відновлювальній природі, анізотропній формі, відмінним механічним показникам, добрій біосумісності, адаптованому хімічному складу поверхні і високими оптичними властивостями. Тому наноцелюлозні волокна мають великий потенціал в багатьох областях застосування, від гнучкої оптоелектроніки до каркасів для регенерації тканин [51].

Вчені дослідили унікальну реологію дисперсій наноцелюлози. Висока в’язкість при низьких концентрацій робить наноцелюлозу придатною для використання в харчових продуктах [52]. Через реологічні властивості гелю наноцеллюлоза може бути використана, як низько-калорійної добавка, замінюючи сучасні вуглеводні добавки, які використовуються як загусники, носіїв і стабілізаторів суспензії в найрізноманітніших харчових продуктів. Такий гель може застосовуватися для виробництва чіпсів, вафель, супів,     підлив, тощо [53].

Властивості наноцеллюлози роблять цей матеріал цікавим для армування пластиків. Наноцелюлоза має високі показники механічної міцності. Також наноцеллюлоза може бути використана в якості покриттів і плівок, фарби, піни, упаковки. Її міцність при розтягуванні становить близько 500 мПа, подібно до алюмінію [53].

Плівки, виготовлені з наноцелюлози, мають високу міцність (більше 200 мПа), високу жорсткість і високу щільність.   Співвідношення   міцності до ваги у 8 разів більше, ніж у нержавіючої  сталі [54].

Кристалічні області наноцелюлози вважаються газонепроникними [55]. Через відносно високий ступінь кристалічності, в поєднанні зі здатністю нановолокон формулювати міцний зв'язок, було висловлено припущення, що наноцелюлоза може виступати, як бар'єрний матеріалу [56].

Наноцелюлоза також може використовуватись для отримання аерогелів та  спінених матеріалів.  Пінопласти на основі наноцелюлози використовуються для пакувального застосування, щоб замінити пінопласти на основі пінополістирола. Наноцелюлоза має властивість посилювати пінопласти крохмалю з використанням сублімаційного сушіння. Перевага використання наноцелюлози замість волокон деревної целюлози полягає в тому, що нанофібрили можуть зміцнювати тонкі комірки в крохмальній піні. Крім того, можна отримувати чисті наноцелюлозні аерогелі із застосуванням сублімованого сушіння і суперкристалічного СО [57].

Наноцелюлозу разом з полімерами, які здатні добре всмоктувати, може бути використано, як антимікробні плівки, оскільки матеріал є абсорбуючим. Також наноцелюлозу можна використовувати в процесі очищення нафт [58]. Використання наноцеллюлози, як рідини для гідророзриву нафтоносних пластів є потенційно цікавим і масштабним застосуванням. Також наноцеллюлоза може використовуватися як основа для бурових розчинів [58].

Наноцелюлозу застосують у медицині як наноцелюлозні аерогелі, які додаються в композицію до гігієнічних серветок, а також як фільтр під час переливання крові без лейкоцитів. В фармацевтичній галузі застосують наноцелюлозу як композиційного матеріалу для ліків. Медичне і косметичне застосування наноцелюлози полягає у наступному [59]:

• Суха наноцеллюлоза в формі таблеток для лікування кишкових розладів.

• Порошкова наноцеллюлоза як допоміжна речовина в фармацевтичних композиціях.

• Аерогель наноцеллюлози, який використовується в гігієнічних прокладках, підгузниках або матеріали для перев'язувальння.

• Наноцеллюлоза як плівки для скринінгу біологічних сполук і нуклеїнових кислот, що кодують біологічне з'єднання.

• Фільтри на базі наноцеллюлози для безлейкоцитного переливання крові.

• Еластичні кріо-структуровані гелі для біомедичного і біотехнологічного застосування.

• Матриця для 3D культури клітин.

• Використання наноцеллюлози як композиційний засіб для створення покриття в косметиці, наприклад, для волосся, вій, брів або нігтів.

Запропоновано використовувати наноцелюлозу в електроніці, для отримання гнучких екранів для телевізорів та телефонів [60].

Також існує потенціал застосування наноцелюлози в галузі виробництва паперу та картону. Наноцелюлоза збільшує міцність зв’язків у волокнах, таким чином, впливає на паперовий матеріал [61]. Можуть бути покращені структурні властивості картону (більш гладка поверхня) [62]. Інші області застосування наноцеллюлози у вигляді легких і міцних бронежилетів,  екранів, унікальних фільтрів, гнучких батарей [63] свідчать про широкі можливості використання наноцелюлози.

1. 4 Прогноз ринку наноцелюлози

На даний момент волокна наноцеллюлози виділяють з деревних волокна шляхом гомогенізації під високим тиском, досить дорогим технологічним процесом, що вимагає великих витрат енергії. Складність виробництва, і як наслідок, висока собівартість, є одним з основних стримуючих чинників поширення цього матеріалу.

Згідно Stratistics MRC [64], світовий ринок наноцелюлози очікує зростання в середньому на 19,5% до 2022 р. Додатковим фактором, який сприяє вражаюче зростання ринку наноцелюлози, є здатність і структура наноцелюлози. Проте, низька обізнаність споживачів і брак комерційних масштабних механізмів і інструментів є основними загрозою для зростання ринку.

Ринок наноцелюлози зростає з ростом попиту на кінцевих користувачів промисловості [65]. Прогнозується, що Північна Америка буде мати найбільший попит на наноцелюлозу в галузі кінцевих споживачів до 2020 року. Північна Америка є найбільшим ринком наноцелюлози, і очікується, що вона продовжуватиметься і до 2019 року [66]. Це пов'язано з постійними технологічними новинками, досягненнями у галузі охорони здоров'я та зосередженням на упаковці з біологічно розкладаючими продуктами харчування. Очікується, що ринок Європи буде рекордним за темпами зростання після Північної Америки. Очікується, що ринок Азіатсько-Тихоокеанського регіону демонструє стійкий темп зростання, але ринок наразі є нижчим, ніж у Північній Америці та Європі. Прогнозовано, що США та європейські країни будуть центром виробництва наноцелюлози в усьому світі, і прогнозується, що вони будуть основними споживачами наноцелюлози до 2019 року [66].

Рисунок 1.1 –  Обсяги виробництва наноцелюлози у тоннах на рік.

На сьогодні в Україні наноцелюлозу використовує ПП «Укртехмед» м.Київ, для виробництва товарів для фармацевтичної галузі (гідрогелеві пов'язки, хірургічні нити та ін.) [25]. Кафедра екології та рослиних полімерів при КПІ імені Ігоря Сікорського займається дослідженням різних методів отримання із рослинної сировини наноцелюлози та сфер її  застосування. [67, 68].

Оскільки Україна позиціонується як аграрна країна, проведення наукових досліджень з розроблення технологій одержання наноцелюлози із різних представників рослинної сировини є важливою та актуальною науково-практичною задачею.

- ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

2.1. Характеристика льняних волокон

Льон - трав'яна рослина заввишки 60…150 см. Корінь стрижневий з численними дрібними корінцями. Стебла нечисленні (1…3), прямі, тонкі, світло-зелені, розгалужені лише у верхній частині. Листки розташовані спірально, вони численні, дрібні (2…3 см завдовжки, 3…4 мм завширшки), ланцетні, на верхівці загострені [25].

Основне використання льону — як сировина текстильної промисловості. В Україні льон вирощується в багатьох областях, а особливо в Харківській, Запорізькій, Херсонській, Одеській, Чернігівський. Отримані з льону-довгунця, льону-кучерявця та інших його сортів лляні волокна використовуються в текстильному виробництві для виготовлення інтер'єрних, одягових, взуттєвих і технічних текстильних матеріалів і виробів, лляного котоніну, паперу та картону, шнурів і канатів, а також композитних матеріалів різного цільового призначення, а із отриманої під час переробки льону костриці отримують термоізоляційні будівельні матеріали, із непрядких відходів лляного виробництва — тепло- і звукоізоляційні матеріали для будівництва, обтиральні та інші  технічні     матеріали [25].

Елементарне волокно льону являє собою одну рослинну клітину з товстими стінками і вузьким каналом. Кінці волокна гострі, канал замкнутий. Довжина елементарного волокна 10…26 мм. Технічне волокно льону утворюється з 15…30 шт елементарних волокон, які з'єднуються в пучок. У стеблі льону 20…25 технічних волокон. Довжина технічного волокна 170…250 мм [25].

Зовнішній вигляд волокон: гладкі, довгі, прямі, колір від світло-сірого до темно-сірого з блиском, так як його волокна мають гладку поверхню. Волокна льону містять понад 5% лігніну, цим пояснюється підвищена жорсткість волокон льону.

В процесі вирощування та очищення льону утворюються три види продукції: довге льоноволокно, коротке льоноволокно і костра льону.

Під час науково-дослідної роботи використано волокна льону компанії UNIGARN (Unipak), виробництва Данії. Волокна складають 60…70% маси льону і є основним продуктом під час первинної обробки стебел льoну.

2.2 Методика одержання целюлози із льняних волокон

Першою стадією одержання целюлози є підготовка сировини, а саме волокон льону, проведено механічне подрібнення, розрізання на більш короткі волокна завдовжки   0,5…1 см  і паралельно відокремлено часточки костри та бруду.

Для отримання целюлози з волокон льону проводили варіння в суміші оцтової кислоти і пероксиду водню. Для приготування реакційних сумішей використовували льодяну оцтову кислоту, 35 % - вий розчин пероксиду водню та дистильовану воду. Вихідні компоненти - льодяна оцтова кислота та пероксид водню - використовували у співвідношенні 70 : 30 за об’ємом. Варіння целюллози проводили в скляних термостійких колбах з підключеними зворотніми холодильниками, за температури 95 … 97 ºС за різної тривалості від 60 до 240 хв. Отриману целюлозу промивали теплою дистильованою водою                                           до нейтрального рН.

Під час виконання магістерської роботи проведено 15 варінь за однакових умов з метою пошуку кращих результатів та напрацювання лляної целюлози. Подалі отриману целюлозу обробляли розчином NaOH з концентрацією 5 % та       20 %, тривалість обробки 60   та  120 хв, відповідно. Наважку сировини поміщали в лабораторний термічний стакан з розчином NaOH на певний час, гідромодуль (ГМ) обробки 10 : 1. Після закінчення отриманий волокнистий напівфабрикат (ВНФ) промивали теплою дистильованою водою до нейтрального рН. Отриману целюлозу залишали в герметичних пакетах для зберігання встановленого коефіцієнта сухості. Лужне облагородження проводили після варіння.

2.3 Методика одержання наноцелюлози

З метою отримання наноцелюлози проводили гідроліз отриманої органосольвентної лляної целюлози розчином сульфатної кислоти. Для цього наважки органосольвентної лляної целюлози, в яких містилося по 2 г абсолютно сухого волокна (а.с.в), завантажували в скляні термостійкі стакани місткістю          200 мл і повільно заливали розчином сульфатної кислоти з концентрацією 43 та 50% при постійному обережному та ретельному перемішуванні, ГМ обробки 10 : 1. Далі стакани з реакційною сумішшю поміщали на водяну баню, в якій підтримувалась необхідна температура 30, 40 та 60 ºС. Тривалість гідролізу становила 30, 60 та 90 хв.

Після закінчення часу гідролізу до отриманої суспензії додавали близько 150 мл дистильованої води з метою примусового зупинення реакції та зниження концентрації реагенту.

Відмивання суспензії целюлози від кислоти до нейтрального значення рН проводили багатократним центрифугуванням зі швидкістю 8000 об/хв. Отриману наноцелюлозу розбавляли дистильованою водою для отримання суспензії з концентрацією 0,5 %.

З метою гомогенізації отриманої суспензії, проводили ультразвукову обробку наноцелюлози на ультразвуковому диспергаторі УЗДН – 2т з робочою частотою 22 кГц. В спеціальну скляну ємність завантажували 50 мл суспензії наноцелюлози з концентрацією 0,5 %. Після чого ємність з суспензією завантажували в баню з водою для охолодження. Оскільки при дії високої енергії ультразвукового диспергатора відбувалося нагрівання до температури 80 – 90 ºС, тому воду в бані міняли кожні 12-15 хв. Тривалість ультразвукової обробки становила від 30 до 60 хв.

В результаті ультразвукової обробки утворювався прозорий гель, який відливали на чашках Петрі та висушували на повітрі за кімнатної температури для отримання прозорих наноцелюлозних плівок.

2.4 Методики додавання розчину наноцелюлози до лабораторних зразків паперу і картону

Для виготовлення зразків картону для плоских шарів гофрокартону використовували вторинну сировину, а саме ящики з тришарового гофрованого картону без друку (макулатура марки МС–5Б).

Подрібнений до розмірів 2 – 5 см гофрований картон масою 108 г замочували 20 хв у 2392 мл холодної води, розмелювали 20 хв в гідророзбивачі, а потім ще 5 хв без присадки в млині для забезпечення однорідності суспензії і уникнення комків, згустків, отримали 2500 мл макулатурної маси з концентрацією 4 %, ступенем млива 45 ᵒШР.

Робили відливки на листовідливному апараті (ЛА) за стандартною методикою. Маса одного повітряно-сухого відливка становила 5,5 г, що відповідає масі картону 175 г на метр квадратний. Цю процедуру повторювали 4 рази для забезпечення необхідної кількості зразків картону для подальшого фізико-хімічного дослідження з нанесеня на них наноцелюлози.

Нанесення суспензії наноцелюлози в кількості від 0,5 до 5 мас % на картон тарний макулатурний проводили за допомогою спеціального механічного пристрою. Після чого зразки сушили спочатку на повітрі впродовж однієї доби, а потім для забезпечення необхідної вологості на спеціальному сушильному барабані впродовж 30 хв.

Для виготовлення зразків офсетного паперу використовували целюлозу хвойну та листяну у співвідношені 1:1. Подрібнена целюлоза аналогічно картону масою 108 г подрібнювали до розмірів 2 – 5 см замочували, розмелювали, отримали 2500 мл целюлозної маси з концентрацією 4 %, ступенем млива 45 ᵒШР. Маса одного повітряно-сухого відливка становила 2,2 г, що відповідає масі паперу 70 г на метр квадратний.

До маси додавались крохмаль, каолін, клей  та наноцелюлоза, відповідно до розрахунків.

2.5 Методи визначення показників целюлози, наноцелюлози,          паперу і картону

Методи визначення показників целюлози.

Для одержаної органосольвентної льняної целюлози визначали наступні її показники целюлози. Визначення коефіцієнту сухості та хімічного складу після варіння ПОК та лужного облагородження (залишкового вмісту мінеральних речовин, пентозанів і компонентів, що екстрагуються спирто-бензольною сумішшю) проводили за стандартними методиками [26], а визначення вмісту залишкового лігніну проводили відповідно стандартних методик [24].

Методи визначення показників наноцелюлози.

У роботі використано наступні методи визначення показників наноцелюлозних плівок. Міцність наноцелюлозних плівок вимірювали за температури 23 ± 1 °С і вологості 50 ± 2 % відповідно до ISO 527-1.                    Для випробування використовували тест-полоски шириною 10 ± 2 мм та              довжиною 25 ± 5 мм. Для встановлення точного значення міцності на розрив кожний зразок протестувався п’ять разів для розрахунку середнього і стандартного відхилення для кожного зразку.

Товщину та щільність отриманих зразків наноцелюлозних плівок вимірювали відповідно до ДСТУ EN 20534:2005.

Прозорість наноцелюлозних плівок реєстрували на двохламповому спектрофотометрі 4802 (UNICO) з розширенням 2 нм и визначали за UV-Vis спектрами за формулою:

Т=10-OD∙100 %,					(2.5)

де: Т – прозорість, %; OD – оптична густина.

За допомогою фізико-хімічних методів аналізу наноцелюлози отримано:

- Знімки скануючої електронної мікроскопії (СЕМ) отримано на приладі  РЕМ – 106І (SELMI, Ukraine) з метою встановлення морфології досліджених зразків сировини, целюлози та наноцелюлозних плівок.

Для проведення скануючої електронної мікроскопії було відібрано наступні зразки:

а)    волокон льону;

б)    лляної органосольвентної целюлози після варіння    в суміші ПОК ;

в) лляної органосольвентної целюлози після лужної  обробки                   20 % NaOH;

г)    наноцелюлозної плівки з лляної органосольвентної целюлози.

За допомогою атомної силової мікроскопії  АСМ отримано топографічні зображення наноцелюлози з волокон льону і 3D проекція.

Методи визначення показників картону та паперу.

Перед приготуванням відливків, підготовлено масу картону та паперу зі ступенем млива 45°ШР.

Виготовлено лабораторні відливки картону для плоских шарів гофрокартону та офсетного паперу з додаванням наноцелюлози у масу.

Застосовувалось під час приготування зразків проклеювання паперу в масі і поверхневе проклеювання. У першому випадку хімічна речовина, що проклеює, вводилась безпосередньо в паперову масу перед відливанням паперової маси на папероробній машині, внаслідок чого папір стає проклеєним у товщі аркуша.        У другому випадку проклеюванню піддають готовий картон, наносячи наноцелюлозу на поверхню.

Відливки картону та паперу виготовлялись на листовідливному                     апараті   ЛА-1

Масу картону та паперу площею 1 м2 (ДСТУ 2297 (ГОСТ 13199))                  ( ISO 536 : 1995) визначено в стандартних умовах, в грамах.

Товщину паперу (ГОСТ 27015) ( ISO 534 : 1988 )  виміряно за допомогою товщиноміра ТНБ, який має шкалу з ціною поділки 0,01 мм. Для визначення товщини паперу з допомогою товщиноміра ТНБ виміри проводились у п'яти точках кожного зразка  на відстані не менш 20 мм від його країв. За остаточний результат приймалось середнє арифметичне із всіх визначень.

Щільність паперу (ГОСТ 27015) ( ISO 534 : 1988 ) (об'ємна маса). Випробування зразків картону без нанесення гелю наноцелюлози та з його нанесенням; визначення зразків паперу з додаванням наноцелюлози у масу проводили за стандартними методиками.

Визначено міцність паперу на розривання ДСТУ 2334–93                      (ГОСТ ИСО 1924/1-96). Для випробування застосовувано вертикальну розривну машину (динамометр) РМБ-30 - 2М. Руйнівне зусилля під час розтягування (F) визначають як середнє арифметичне значення результатів 5 вимірювань.

Розривна довжина розрахована на підставі даних   руйнівного  зусилля,  маси 1 м2, довжини і ширини випробуваної смужки паперу за стандартом за    ГОСТ 10711-97.

Міцність на  злом   під час  багаторазових    перегинів  визначали за           ДСТУ 3476 (ISO 5626-93) – для паперу і за ГОСТ 13525.2 – для картону.

Міцність на злом паперу визначалась методом вимірювання числа подвійних перегинів на приладі  типу І-1-2 (фальцер Шоппера).

Визначено опір продавлювання за [ДСТУ 13525.8 (ISO 2758/2759)].          Опір паперу продавлюванню дорівнює максимальному тиску, що витримує безпосередньо перед руйнуванням зразок паперу у формі кружка діаметром 30,5±0,25 мм. Для визначення опору паперу продавлюванню використовувався діафрагмовий гідравлічний апарат ПР-1 (типу Мюллена).

Визначено поверхневої вбирності води офсетного паперу під час однобічного змочування (метод Кобба) за ГОСТ 12605-97. Поверхнева вбирність води під час однобічного змочування (Кобба60) характеризує ступінь проклеювання паперу.

3 ОДЕРЖАННЯ ЛЛЯНЯНОЇ ЦЕЛЮЛОЗИ ОРГАНОСОЛЬВЕНТНИМ СПОСОБОМ ДЕЛІГНІФІКАЦІЇ

Методи хімічної переробки недеревної рослинної сировини ґрунтуються на даних щодо хімічного склад сировини. Основними компонентами рослинних тканин є вуглеводний комплекс: геміцелюлози, целюлоза, лігнін, екстрактивні і мінеральні речовини. Хімічний склад вихідних волокон льону здійснено відповідно існуючим методикам і наведено в табл. 3.1.

Таблиця 3.1 – Хімічний склад лляних волокон

| Целюлоза, % | Лігнін, % | СЖВ, % | Пентозани, % | Зольність, % | Розчинність у |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Н2О | NaOH |
| 61,2 | 13,6 | 2,7 | 11,9 | 1,6 | 3,2 | 11,3 |

У роботі застосовано більш екологічно безпечний метод отримання целюлозного продукту з волокон льону з використанням органольвентного методу делігніфікації рослинної сировини. Для цього проведено варіння целюлози із волокон льону в суміші оцтової кислоти і пероксиду водню та подальша її лужна обробка для переведення у розчин екстрактивних і мінеральних речовин та збільшення вмісту альфа-целюлози [24].

Під час науково-дослідної роботи було проведено 15 варінь за однакових умов за тривалістю від 15 до 240 хв.  Результати впливу тривалості варіння ПОК на показники отриманого волокнистого напівфабрикату наведено у табл. 3.2.

Приведено результати двох паралельних варінь за однаковою тривалістю табл. 3.2 і проведено їх аналіз.

Таблиця 3.2 – Вплив тривалості варіння на показники лляного волокнистого напівфабрикату

| Тривалість варіння, хв | Вихід, % | Зольність, % | Лігнін, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 83,2 82,1 | 0,17 0,2 | 4,6 5,0 |
| 30 | 82,0 80,5 | 0,15 0,15 | 4,0 4,4 |
| 60 | 80,4 79,2 | 0,12 0,1 | 3,5 3,8 |
| 120 | 73,1 74,0 | 0,08 0,07 | 2,1 2,3 |
| 180 | 70,5 71,5 | 0,06 0,05 | 1,8 2,0 |
| 240 | 69,2 67,3 | 0,05 0,05 | 1,5 1,9 |

Як видно із наведених у табл. 3.2, із збільшенням тривалості варіння в суміші оцтової кислоти і пероксиду водню вихід лляної целюлози зменшується, що зумовлене переходом до розчину не тільки екстрактивних речовин (крохмаль, пектини, барвники, таніди), а також частини геміцелюлоз, лігніну, низькомолекулярних фракцій целюлози та мінеральних речовин.

Зі збільшенням тривалості варіння спостерігається зменшення вмісту лігніну та золи в одержаній целюлозі.

З метою подальшого зменшення залишкового вмісту лігніну та збільшення вмісту альфа-целюлози в роботі проведене лужне облагородження лляної целюлози. Лужне облагородження проводилось впродовж 60 хв. розчином NaOH концентрацією 20 %, а також тривалістю 120 хв. розчином NaOH концентрацією    5 %. Отримані результати процесу облагородження лляної целюлози наведено в табл. 3.3 та в табл. 3.4.

Таблиця 3.3 – Показники лляної целюлози після обробки 5% NaOH                ( тривалість 120 хв.)

| Тривалість варіння, хв | Вихід, % | Зольність, % | Лігнін, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 73,1 | 0,25 | 2,9 |
| 30 | 70,2 | 0,23 | 2,6 |
| 60 | 68,0 | 0,16 | 2,4 |
| 120 | 58,4 | 0,13 | 1,1 |
| 180 | 54,3 | 0,08 | 0,9 |
| 240 | 52,8 | 0,06 | 0,85 |

Таблиця 3.4 – Показники лляної целюлози після обробки 20% NaOH            ( тривалість 60 хв.)

| Тривалість варіння, хв | Вихід, % | Зольність, % | Лігнін, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 70,1 | 0,23 | 2,2 |
| 30 | 67,5 | 0,18 | 1,9 |
| 60 | 65,1 | 0,13 | 1,0 |
| 120 | 55,4 | 0,1 | 0,8 |
| 180 | 49,5 | 0,07 | 0,7 |
| 240 | 48,2 | 0,06 | 0,65 |

Порівнюючи отримані результати, що наведено у табл. 3.3 і 3.4, можна зробити очікуваний висновок про те, що лужного облагородження лляної целюлози краще проходить у випадку використання NaOH концентрацією 20 % впродовж 60 хв, коли залишковий вміст лігніну і мінеральних речовин суттєво менший у лляній целюлозі, ніж у випадку використання NaOH концентрацією                5 % за 120 хв.

Досліджено графічні залежності рис. 3.1-3.3  основних показників (виходу, зольності та лігніну) від тривалості варіння органосольвентним способом лляного  волокна.

Рисунок 3.1 – Залежність виходу (%) целюлози від тривалості варіння (хв):           1- після варіння; 2 – після лужної обробки 5 % NaOH; 3 – після лужної обробки 20% NaOH

Рис. 3.1 видно, що вихід після органосольвентного варіння лляної целюлози зменшується, оскільки до розчину переходять мінеральні речовини, частини гуміцелюлоз та прохоить процес делігніфікації волокна. З подальшою лужною обробкою вихід зменшується зарахунок продовження переходу до розчину лігніну.

Рисунок 3.2 – Залежність зольності від тривалості варіння (хв): 1- після варіння;              2 – після лужної обробки 5 % NaOH; 3 – після лужної обробки 20% NaOH.

Рисунок 3.3 – Залежність вмісту лігніну від тривалості варіння (хв):              1- після варіння; 2 – після лужної обробки 5 % NaOH;                                                    3 – після лужної  обробки 20% NaOH.

Аналізуючи отримані результати, можна зробити висновок про те, що  проведення лужної обробки, після варіння в суміші оцтової кислоти та пероксиду водню,  рослинної сировини сприяє подальшій ефективній делігніфікації волокон льону.

У роботі проведено визначення ступеню полімеризації лляної целюлози після варіння ПОК та лужного облагородження 20 % NaOH на основі визначення в’язкості розбавлених мідно-аміачних розчинів целюлози (рис. 3.4).

Рисунок 3.4 – Залежності ступеня полімеризації лляної целюлози після варіння ПОК (1) і лужної обробки NaOH 20 % (2) від тривалості варіння

Як видно із наведених на рис. 3.4 даних, із збільшенням тривалості варіння відбувається зменьшення молекулярної маси одержаної лляної целюлози як після варіння ПОК, так і після лужної обробки  розчином NaOH   концентрації 20 %.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що для отримання целюлози доцільно проводити варіння в суміші оцтової кислоти та пероксиду водню протягом 240 хв, за яких спостерігається максимальний ступінь делігніфікації рослинної сировини, з подальшою лужною обробкою NaOH концентрацією 20 %, впродовж 60 хв. Такі технологічні умови проведення термохімічної обробки волокно льону дозволяють отримати органосольвентну целюлозу, яка може бути використана для подальшої хімічної переробки, зокрема, для одержання наноцелюлози.

4 ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ГІДРОЛІЗУ ТА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ОБРОБКИ НА ПОКАЗНИКИ НАНОЦЕЛЮЛОЗИ

З метою пошуку оптимальних умов проведення процесу гідролізу органосольвентної лляної целюлози під час виконання магістерської роботи досліджено вплив таких основних технологічних параметрів процесу її гідролізу, як: концентрація сульфатної кислоти, тривалість і температура гідролізу на фізико-механічні показники наноцелюлози.

Процес отримання наноцелюлози полягає в обробці лляної целюлози розчином сульфатної кислоти. В результаті обробки відбувається повне розчинення волокон целюлози та утворення розчину. Після закінчення гідролізу та додавання дистильованої води до розчину відбувається коагуляція частинок целюлози, суспензія висвітлюється та утворюється стабільна колоїдна система, яку промивають від залишків кислоти дистильованою водою.

В роботі досліджено вплив температури, pH і тривалості гідролізу лляної органосольвентної целюлози та вплив ультразвукової обробки на показники якості отриманих наноцелюлозних плівок.

Після гідролізу відбувалось вирівнювання pH отриманих суспензій багаторазовим додаванням води і промиванням на центрифузі, залежність показано на рис.4.1. Потім для доведення рН до нейтрального використовувались спеціальні мембрани.

З рис. 4.1 випливає, що із збільшенням кількості центрифугувань рН суспензії наноцелюлози майже рівномірно зростає, а після 6-го центрифугування становить близько 5,0 та при подальшому центрифугуванні майже не змінюється. Після 6-го центрифугування подальше промивання центрифугуванням не дає потрібного результату, тому далі проводили вирівнювання pH у спеціальних мембранах методом діалізу, змінюючи кожний день воду. Таким чином, рН

Рисунок 4.1 – Залежність рН розчинів від кількості центрифугувань.

целюлозної суспензії доходило до нейтрального на протязі 1 тиждня, а потім суспензію піддавали обробці ультразвуком.

Для визначення оптимальних умов отримання наноцелюлози проведено дослідження тривалості та температури гідролізу з концентрацією сульфатної кислоти 43 та 50 %. Під час проведення експерименту встановлено, що за концентрації сульфатної кислоти 50 %, температури 60 ºС, гідромодуля 10:1 та зміни тривалості гідролізу лляної целюлози від 30 до 90 хв відбувається частковий гідроліз целюлози із збереженням волокнистої структури продукту і переведенням у розчин геміцелюлози та утворенням незначної частини наноцелюлози. Тому в роботі для подальших досліджень і застосування на поверхню картону та у композицію паперу використано гель з лляної органосольвентної целюлози сульфатною кислотою з концентрацією 50 % з гідромодулем обробки 10:1.

Результати СЕМ підтверджують трансформацію волокон льону із зменшенням їх розмірів в процесі їх хімічної і термічної обробки. Знімки волокон льону після різних стадій обробок методом скануючої електронної мікроскопії СЕМ наведено на рис. 4.2 – 4.5.

Рисунок 4.2  - СЕМ знімок волокон льону

Рисунок 4.3 - СЕМ знімок лляної органосольвентної целюлози після варіння в суміші ПОК

-

Рисунок 4.4  - СЕМ знімок лляної органосольвентної целюлози після лужної обробки 20 % NaOH

Рисунок 4.5 - СЕМ знімок наноцелюлозної плівки з лляної органосольвентної целюлози

Топографічні зображення наноцелюлози з волокон льону і 3D проекція з визначенням висоти зразка, отриманого за допомогою атомної силової мікроскопії  АСМ, наведено на рис. 4.6,а і 4.6,б, відповідно.

Рисунок 4.6 - АСМ зображення поверхні наноцелюлози з волокон льону (а) та в проекції 3D (б)

На рис. 4.6, а показано наноцелюлозу з волокон льону, що має форму коротких волокон та утворює агрегати. Розміри діаметру і довжина волокон наноцелюлози не перевищують 50 нм. На рис. 4.6, б показано 3D проекція дослідженого зразка. Висота піків свідчіть про те, що поперечний розмір волокон наноцелюлози не перевіщує 40 нм, а можливо й значно менший, оскільки зображення отримано із волокон наноцелюлози, розташованих не в один шар.  Нанофібрільована целюлоза утворює плівку на поверхні кремнієвої підложки за рахунок зв’язків між молекулами. Таким чином, результати атомної силової мікроскопії підтверджують нанорозміри отриманої наноцелюлози в результаті виконання процесу гідролізу органосольвентної лляної целюлози та наступної її ультразвукової обробки.

Проведено фізико-механічні дослідження отриманих наноцелюлозних плівок в  залежності від проведення процесу гідролізу. На рис. 4.7 наведено залежність щільності наноцелюлозних зразків від тривалості ультразвукової обробки для різних тривалостей гідролізу отриманих при концентрації сульфатної кислоти 50 % за температури 60 ºС.

1 – 30 хв, 2 –   60 хв, 3 –   90 хв

Рисунок 4.7 – Залежність щільності наноцелюлозних зразків від тривалості ультразвукової обробки для різних тривалостей гідролізу

З рис. 4.7 видно, що щільність наноцелюлозних зразків зростає з збільшенням тривалості гідролізу та ультразвукова обробка суспензій наноцелюлози призводить до збільшення щільності наноцелюлозних плівок. Це відбувається за рахунок зменшення розмірів целюлозних фібрил та утворення нових міцних водневих зв’язків між ними .

Залежність прозорості  наноцелюлозних зразків зображено на рис. 4.8 для різних тривалостей гідролізу отриманих плівок за концентрації сульфатної кислоти  50 % за різними температурами.

1 – 20 °C; 2 – 40 °C; 3 – 60°C

Рисунок 4.8 – Залежність прозорості наноцелюлозних плівок від тривалості гідролізу для різних тривалостей ультразвукової обробки, отриманих за концентрації сульфатної кислоти 50 % за різної температури

З рис. 4.8 випливає, що зі збільшенням тривалості гідролізу та підняття температури реакції прозорість наноцелюлозних плівок покращується.

Також проводено гідролізи з використанням 43 % кислоти та проведено дослідження впливів основних параметрів процесу, а саме: температури, тривалості гідролізу та тривалості ультразвукової обробки. Але фізико-механічні характеристики плівок нижче, ніж отримані за концентрацією 50%. Щільність наноцелюлозних зразків зростає зі збільшенням тривалості ультразвукової обробки суспензії та тривалості гідролізу. Також покращується прозорість плівок зі збільшенням тривалості гідролізу і температури.

4.1 Математичне моделювання процесу отримання лляняної наноцелюлози

Метою даного етапу досліджень є розроблення математичних залежностей отримання наноцелюлозних плівок, яке проводилося розчинами 43 і 50 % сульфатної кислоти впродовж від 30 до 90 хвилин за температури реакційної суміші від 30 до 60 °С та ультразвукової обробкою наноцелюлозної суспензії від 30 до 90 хвилин.

Вирішення задач такого класу має базуватися на використанні можливостей методу математичного моделювання в поєднанні із сучасним рівнем розвитку засобів обчислювальної техніки.

Вибір факторів та визначення інтервалів їх варіювання

Проведені в лабораторних умовах попередні дослідження дали можливість визначитися з факторами та інтервалами їх варіювання.

В табл. 4.1 наведені фактори, які за результатами попередніх досліджень, включено до матриці експерименту.

В якості параметрів оптимізації вибрано такі показники:

- щільність, г/см3, (Y1);

- оптична прозорість, % за довжини хвилі 634 нм, (Y2).

Таблиця 4.1  -   Найменування факторів та діапазони їх значень

| Діапазон варіювання факторів | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тривалість гідролізу, хв | Температура гідролізу, 0С | Концентрація сульфатної кислоти, % | Тривалість УО, хв |
| Нижній | 30,0 | 20,0 | 43,0 | 30,0 |
| Верхній | 90,0 | 60,0 | 50,0 | 60,0 |

Розроблення  матриці експериментальних досліджень

В табл. 4.2 наведено матрицю експериментальних досліджень, друга частина  якої – це результати фізико-механічних випробувань.

При розробленні матриці експерименту враховувалося, що проведення експериментальних досліджень відбувається в достатньо широкому діапазоні зміни вхідних факторів. Це надає експериментатору можливості на етапі експериментальних досліджень одержати максимум інформації про досліджувані властивості отриманого продукту та використати в подальшому її при створенні відповідних математичних залежностей.

Розроблення адекватних математичних моделей досліджуваних процесів

Результати експериментальних досліджень, що наведені в табл. 5.2, являють собою інформаційний (цифровий) макет об'єкта, який ми досліджуємо, то математичні моделі (описи) – це закодована (стисла) інформація про вплив, який мають вхідні фактори на фізико-хімічні показники міцності отриманих зразків паперу.

Таблиця 4.2 – Матриця експериментальних досліджень

| № | Фактори |  |  |  | Щільність, г/см3 | Оптична прозорість, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Y1 | Y2 |
| 1 | 90 | 60 | 50 | 60 | 1,80 | 78 |
| 2 | 30 | 60 | 50 | 60 | 1,10 | 67 |
| 3 | 60 | 40 | 50 | 60 | 1,52 | 70 |
| 4 | 90 | 40 | 50 | 60 | 1,96 | 72 |
| 5 | 90 | 60 | 43 | 60 | 0,90 | 45 |
| 6 | 30 | 60 | 43 | 60 | 0,70 | 42 |
| 7 | 90 | 40 | 43 | 60 | 1,00 | 40 |
| 8 | 30 | 40 | 43 | 60 | 0,50 | 38 |
| 9 | 90 | 60 | 50 | 30 | 1,40 | 76 |
| 10 | 30 | 60 | 50 | 30 | 1,15 | 66 |
| 11 | 30 | 20 | 50 | 60 | 0,70 | 60 |
| 12 | 60 | 20 | 50 | 60 | 0,75 | 56 |
| 13 | 60 | 60 | 50 | 45 | 1,25 | 73 |
| 14 | 60 | 60 | 50 | 60 | 1,40 | 68 |
| 15 | 90 | 40 | 43 | 30 | 1,10 | 54 |
| 16 | 30 | 40 | 43 | 30 | 0,90 | 50 |
| 17 | 60 | 50 | 46,5 | 60 | 1,30 | 52 |

Математична модель, у відповідності із своїм призначенням, повинна з максимальним ступенем істинності відображати механізми процесів, що вивчаються. Саме тому розроблення та подальше дослідження математичних моделей – це цілеспрямоване використання інформації з метою надати можливість експериментатору прослідкувати та вивчити закономірності змінювання досліджуваних властивостей отриманого матеріалу в залежності від значень, які будуть надані вхідним факторам.

На цьому етапі авторами пропонується використання методології синтезу математичних моделей, розробка якої була проведена в 80-і роки минулого століття   Інститутом   Кібернетики ім. Глушкова АН УРСР. Як показала практика використання цієї методології, найбільш ефективним для розроблення математичних моделей є використання методу групового урахування аргументів (МГУА).

Особливістю та перевагами такої методології є те, що функція розробки виду математичної моделі, яка адекватно описує процес (явище), а також визначення її складності, передається комп'ютеру, що використовує  для  цієї мети спеціально розроблене математичне забезпечення. У розпорядження комп'ютеру надається набір елементарних залежностей (функцій) і його роль зводиться до того, щоб визначити вид залежності та складність цієї залежності, яка адекватно описує  процес (явище) у всій області досліджуваного факторного простору. Завдання експериментатора на цьому етапі зводиться до розумного обмеження складності математичної моделі.

У відповідності з масивом експериментальних даних (див. табл.5.2) в роботі створені математичні описи за тими ж показниками, що були в результаті випробувань зразків, а саме: (Y1 – Y2).

а) математична модель за показником щільності зразка, г/см3, (Y1);

Математична модель має такий вигляд:

| Y1 = | 0,92 -2,40۰ 10-4۰X1۰Cos(X2) ۰Cos(X3) ۰X4 - 2,18۰10-4۰Cos(X2) ۰Sin(X3) ۰X42 –- 9,02۰10-3۰Cos(X1) ۰X2۰Sin(X2) ۰Cos(X3) - 1,60۰ 10-1۰Sin(X1) ۰Sin(X2) ۰Cos(X4) | (5.1) |
| --- | --- | --- |

Відносна похибка розроблення адекватного математичного опису   не перевищує 2,66 %..

б) математична модель за показником оптичної прозорості зразка, %, (Y2)

Математична модель має такий вигляд:

| Y2 | = 67,56 - 3,92۰101۰Sin2(X3) - 1,01۰10-1۰X1۰Cos(X2) - 1,32۰101۰Sin(X3) ۰Cos(X4) + 1,07۰101۰Cos(X2) ۰Sin(X3) | (5.2) |
| --- | --- | --- |

Відносна похибка розроблення адекватного математичного опису не перевищує 3,4 %.

\

5 АНАЛІЗ ЗРАЗКІВ ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ

У магістерській роботі проведено аналіз зразків картону для плоских шарів гофрокартону ВАТ «Луцький КПК-Україна» та зразків, отриманих в лабораторії кафедри екології та технології рослинних полімерів, з поверхневим нанесенням клею з підприємства та наноцелюлози табл.5.1.

Таблиця 5.1 – Варіанти зразків картону з поверхневим нанесенням

| № Варіанту |  | Вид картону | Витрати хімікатів, на поверхню |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | Картон для плоских шарів за гофрокартону ГОСТ 7420-89 |  |
| I |  | Картон для плоских шарів гофрокартону ВАТ «Луцький КПК-Україна» | Без нанесення |
| II |  | Лабораторний зразок картону | Без нанесення |
| III |  | Картон № I з поверхневим нанесенням клею | 40 кг/т |
| IV |  | № II з поверхневим нанесенням клею | 40 кг/т |
| V |  | № II поверхневим нанесенням | 20 кг/т (клею) 20 кг/т (наноцелюлози) |
| VI |  | № II з поверхневим нанесенням наноцелюлози | 40 кг/т |
| VII | № II з поверхневим нанесенням наноцелюлози |  | 20 кг/т |

З метою забезпечення необхідних показників механічної міцності картону для плоских слоїв гофрокартону проведено його обробку розчинами наноцелюлози. На приготовлені відливки картону з двох сторін наносився клей  з концентрацією 7,5 % та наноцелюлоза з концентрацією 1 % табл. 5.1.

Виміряно масу зразків картону для плоских слоїв гофрокартону з поверхневим нанесенням клею та наноцелюлози зразків № I – VII, маса відповідає ГОСТу 53207-2008 і складає на рівні 170-180 г/м2. Досліджено товщину отриманих зразків картону для плоских слоїв гофрокартону, вона дорівнює 0,28-0,31 мм., згідно тому ж стандарту.

Фізико-механічні показники зразків картону для плоских шарів гофрокартону, отриманих для різних варіантів поверхневого нанесення клеєвих речовин, а саме наноцелюлози та клею наведено на рис. 5.1 – 5.3.

Прослідковано залежність абсолютного опіру продавлювання варіантів картону для плоских слоїв гофрокартону рис. 5.1 згідно методик.

З рис.5.1 видно, що найкращі показники опору продавлювання показали зразки картону для плоских слоїв гофрокартону, з поверхневим нанесенням відповідно за варіантом зразку №№ V, VI і VII у всіх них було використано поверхневе нанесення з додаванням наноцелюлози. Це пояснюється  утворенням нових міцних водневих зв’язків.

З рис. 5.2, який наведено нижче, випливає, що найменьші показники поверхневої вбираность води по Кобб60 верхньої сторони картону для плоских слоїв гофрокартону з поверхневим нанесенням проклеючих речовин (Кобб60), у зразків V, VI, VII у всіх них було використано поверхневе нанесення з додаванням наноцелюлози. Можно зробити висновок, що наноцелюлоза виявляє себе, як гідрофобний матеріал.

Рисунок 5.1 –Залежність абсолютного опору продавлюванню картону від варіанту поверхневого нанесення

Рисунок 5.2 – Залежність поверхневої вбирності води по Кобб60  верхньої сторони картону для плоских шарів гофрокартону

від варіанту поверхневого нанесення

Рисунок 5.3 – Залежність розривного зусилля при стисненні кільця в поперечному напрямку картону від варіанту поверхневевого нанесення

З рис.5.3 видно, що при додавані на поверхню картону клею та наноцелюлози показник розривного зусилля покращується за рахунок утворення нових водневих зв’язків між волокнами макулатурної маси та наноцелюлозою, що і призводить до зміцнення міжмолекулярного зв’язку.

Із отриманих данних можно зробити висновок про те, що показники міцності зразків картону для плоских слоїв гофрокартону зростають з використанням лльняної наноцелюлози на поверхню картону. Встановлено, що поверхнева обробка суспензією наноцелюлози від 20 до 40 кг/т підвищує фізико-механічні показники картону для плоских слоїв гофрокартону.

Надалі проведено дослідження фізико-механічних показників лабораторних зразків офсетного паперу, виготовлених із композиції 50% листяної і 50% хвойної вибіленої сульфатної целюлози з додаванням у композицію одержаної лляної наноцелюлози за варіантів, наведених у табл. 5.2.

Таблиця 5.2 – Композиція офсетного паперу

| № Варіанту | Витрати реагентів | Витрата наноцелюлози |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.Клей “Ультрасайз” – 7 кг/т 2.Крохмаль – 4 кг/т 3.Каолін – 200 кг/т |  |
| 2 | - Наноцелюлоза – 5 кг/т - Клей “Ультрасайз”– 7 кг/т 3. Крохмаль – 4 кг/т 4. Каолін – 200 кг/т | 5 кг / т |
| 3 | 1.Наноцелюлоза – 16 кг/т 2.Каолін – 200 кг/т | 16 кг / т |

За вказаних у табл. 5.2 варіантах композиції офсетного паперу і витратах реагентів одержано лабораторні зразки, які направлено на дослідженя. Проведені визначеня фізико-механічних показників отриманих зразків офсетного паперу з додаванням у композицію відповідних реагентів дозволили отримати залежності, які наведено на рис. 5.4-5.8.

Найкращий показник розривної довжини у отриманому офсетному папері має варіант №3, де додавання наноцелюлози було 16 кг/т разом із введенням у композицію каоліна, який вводиться для додавання паперу гладкості та білості, а наноцелюлоза як зміцнююча добавка. Як видно із наведених на рис. 5.4 даних, за рахунок утворення нових водневих звязків показник розривного зусилля зростає.

Рисунок 5.6 – Залежність розривної довжини офсетного паперу

від варіанту введення реагентів у композицію

Рисунок 5.7 – Залежність міцності на злам при багаторазових перегибах в поперечному напрямку (число подвійних перегинів) офсетного паперу від варіанту введення реагентів у композицію

Найбільший показник міцності на злам при багаторазових перегибах спостерігається у зразка варіанту №3, де наноцелюлоза з витратою 16 кг/т додавалась разом із каоліном, за рахунок зміцнення міжмолекулярної взаємодії між целюлозними волокнами і наноцелюлозою із лляних волокон.

Рисунок 5.8 – Залежність білості  офсетного паперу  від варіанту введення реагентів у композицію

На рис. 5.8 можна прослідкувати динаміку зростання білості від варіанту введення реагентів №1 до №3. Тобто зі збільшенням додавання у композицію наноцелюлози, білість офсетного паперу зростає, а наноцелюлоза виявляє властивості оптичного вибілювача. З додаванням до композиції офсетного паперу невеликої кількості наноцелюлози фізико-механічних паперу покращуються. Тому можна зробити висновок про те, що додавання наноцелюлози як на поверхню картону для плоских шарів гофрокартону, як проклеючої речовини, так і додавання наноцелюлози в композицію офсетного паперу, покращує фізико-механічних показників цих масових видів картонно- паперової продукції.

6 РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ

Start-up (стартап) проекти є однією із технологій впровадження інновацій. Стартап компании створюються для реализации перспектівної ідеї, на основі інновацій або інноваційніх технологій з метою отримання прибутку.

Метою розробки стартап-проекту є проведення маркетингового аналізу стартап проекту задля визначення принципової можливості його ринкового впровадження та можливих напрямів реалізації цього впровадження.

Проблема утилізації відходів рослиного походження завжди є актуальною.

Льон на території нинішньої України вирощують вже більше двох тисячоліть, а піку розвитку льонарство досягло в ХІХ столітті. З моменту здобуття незалежності галузь поступово занепадала, однак останніми роками спостерігається її поступове відродження. Сучасні аграрії надають перевагу олійному виду льону. Промисловість з виробництва льону, в результаті переробки може утворювати льняне волокно, яке відносять до відходів лляного виробництва.

Найбільшими переробниками насіння льону олійного стали у 2016/2017 маркетинговий рік: ПАТ "Ніжинський ЖК" – 13 708 тонн (82%), ТОВ "ТД Таврійські мірошники" - 925 тонн (6%), ТОВ "Агросельпром" -                              804 тонн (5%), ПП "РічОіл" -  410 тонн (2%) [9].

Актуальною проблемою є утилізація відходів рослинного походження. Найчастіше використання відходів здійснюється найпростішим шляхом що не потребує їх додаткової переробки. Основним напрямком перероблення таких відходів рослинного походження є отримання матеріалів різного призначення. Ефективним способом утилізації відходів сільського господарства є застосування не деревної рослинної сировини в виробництві целюлозо-паперової продукції, зокрема для виробництва наноцелюлози.

Вихідним матеріалом було обрано льняне волокно, яке є продуктом переробки олійного льону. Отримання целюлози проводили спочатку органосольвентним способом варіння льняного волокна, наступною стадією була лужна обробка гідроксидом натрію. Наступною стадією було отримання наноцелюлози - гідролізом отриманої целюлози сульфатною кислотою та ультразвуковою обробкою.

Обраний спосіб виробництва є екологічним, оскільки не несе проблем утилізації відходів. Обрані хімікати не виділяють у повітря шкідливих речовин.

Отримана наноцелюлоза може бути використана у виробництві паперу та картону в якості зміцнюючої речовини.

Основними перевагами є: використання доступної та дешевої сировини, відносно не дорогих хімічних речовин. Висока конкурентоспроможність отриманого продукти на равні з дороговартістними аналогами. Основні переваги виробництво з волокон льону нового, сучасного продукту наступні:

Від використовуваних зараз методів зазначений спосіб відрізняється:

1) В якості вихідної сировини використовується, доступна недеревна рослина сировина, волокна льону.

2) Вартість основних хімічних реагентів (оцтової кислоти та пероксиду водню) відносно не висока та хімікати є легкодоступними.

3) Відходи від виробництва наноцелюлози, а саме відпрацьовані розчини після реакції не є токсичними і стають не надто агресивними, точніше оцтова кислота частково, а пероксид водню повністю витрачається в ході реакції.

4) Відпадає необхідність у застосуванні агресивних розчинів для нейтралізації готового продукту, достатньо промивання дистильованою водою до рН = 7.

Опис ідеї проекту наведено в табл. 6.1.

Таблиця 6.1 – Опис ідеї стартап-проекту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Вигоди для користувача |
| --- | --- | --- |
| Виробництво наноцелюлози з льняної целюлози | - Виробництво паперу та картону | Покращення фізико-хімічних показників |
|  | Електронна промисловість (в композиційних матеріалах, адсорбентах, функціональних матеріалах для електродів в хімічних джерелах струму і оптико-електронних приладах) | Легкість в експлуатації, економічність |
|  | Медична та фармацевтична промисловість | Натуральний продукт |
|  | Військова промисловість | Доступніша технологія виготовлення |
|  | Інститути екології та природоохоронні організації (фільтри різного призначення, може застосовуватися для отримання прісної води з морської, очищення в приміщеннях повітря, забрудненого димом) | Екологічний матеріал |

З табл. 6.1 випливає, що використання льняного волокна є перспективною альтернативою сучасним матеріалам.

Аналіз потенційних техніко-економічних переваг ідеї наведено               в табл. 5.2 (чим відрізняється від існуючих аналогів та замінників) порівняно із пропозиціями конкурентів, що включає визначення переліку техніко-економічних властивостей та характеристик ідеї; визначення попереднього кола конкурентів (проектів-конкурентів) або товарів-замінників чи товарів-аналогів, що вже існують на ринку, та проведено збір інформації щодо значень техніко-економічних показників для ідеї власного проекту та проектів-конкурентів відповідно до визначеного вище переліку та наведено порівняльний аналіз показників: для власної ідеї визначено показники, що мають а) гірші значення (W, слабкі); б) аналогічні (N, нейтральні) значення; в) кращі значення (S, сильні).

Таблиця 6.2 – Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту

| 3№ | Техніко-економічні характеристики ідеї | (потенційні) товари/концепції конкурентів |  |  | W | N | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мій проект | Конкурент №1 | Конкурент№2 |  | + |  |
| 11 | Доступність вихідної сировини, % | 100 | 100 | 90 |  | + |  |
| 22 | Можливість використання в ЦПП | + | + | + |  | + |  |

Продовження табл.6.2

| 33 | Вартість виготовлення | низька | середня | висока |  |  | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Складність виготовлення | середня | Висока | Висока |  | + |  |
| 5 | Вміст лігніну, % | 0,75 | 7,8 | 9,1 |  |  | + |
| 66 | Вміст золи, % | 0,06 | 1,1 | 1,9 |  |  | + |
| 77 | рН водяної суспензії | До 7 | 4 | 5 |  | + |  |
| 88 | Екологічність | висока | Середня | низька |  |  | + |

Задача визначення слабких, нейтральних та сильних характеристик є основною, оскільки вона формує конкурентоспроможність.

Запропанований товар, як випливає з табл. 6.2, є конкурентоспроможнім на ринку і може приносити прибуток за невеликий термін.

Технологічний аудит ідеї проекту

Для запуску в Україні виробництва наноцелюлози можливе використання вже існуючих потужностей. Продукт виготовляється органосольвентним способом, за використання оцтової кислоти та пероксиду водню, та подальшого застосування гідроксиду натрію. Зарахунок екологічності та економічності даного способу він дає якісний продукт, який може застосовуватись в багатьох сферах.

В межах даного підрозділу проведено аудит технології, за допомогою якої можна реалізувати ідею проекту (технології створення товару).

Визначення технологічної здійсненності ідеї проекту передбачає аналіз складових наведених в табл. 6. 3:

- за якою технологією буде виготовлено товар згідно ідеї проекту?

- чи існують такі технології, чи їх потрібно розробити/доробити?чи доступні такі технології авторам проекту?

Таблиця 6. 3 – Технологічна здійсненність ідеї проекту

| № п/п | Ідея проекту | Технології її реалізації | Наявність технологій | Доступність технологій |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виробництво наноцелюлози | Хімічні | потребує вдосконалення | Доступно |
|  |  | Фізико-хімічні | реалізується | Доступно |
|  |  | Біологічні | В Україні відсутне | доступні в Європі |
| Обрана фізико-хімічна технологія реалізації ідеї проекту: отримання целюлози з волокон льону органосольвентним способом делігніфікації з використанням оцтової кислоти та пероксиду водню в співвідношенні 70:30 з подальшою обробкою лугом та гідролізом сульфатною кислотою, ультразвуковою обробкою з метою отримання наноцелюлози придатної у виробництві паперу та картону. |  |  |  |  |

З табл. 6.3 можно зробити висновок, що реалізаці проекту, доцільна.

Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту

Визначення ринкових можливостей, які можна використати під час ринкового впровадження проекту, та ринкових загроз, які можуть перешкодити реалізації проекту, дозволяє спланувати напрями розвитку проекту із урахуванням стану ринкового середовища, потреб потенційних клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів.

В табл. 6.4 наведено аналіз попиту: наявність попиту, обсяг, динаміка розвитку ринку.

Таблиця 6. 4 – Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту

| №п/п | Показники стану ринку (найменування) | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кількість головних гравців, од |  |
| 2 | Загальний обсяг продаж, грн/ум.од | 3000 |
| 3 | Динаміка ринку (якісна оцінка) | Зростає |
| 4 | Наявність обмежень для входу (вказати характер обмежень) | Нема |
| 5 | Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації | ГОСТ, ТУ |
| 6 | Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку), % | 50 |

Рентабельність - це інтегральний показник, що відображає ефективність роботи підприємства, що націлене на отримання прибутку у короткостроковій перспективі і який вказує на якість управлінських рішень, що стосуються фінансової, операційної та інвестиційної діяльності підприємства. Середня норма рентабельності в галузі порівнюється із банківським відсотком на вкладення. За умови, що останній є вищим, можливо, має сенс вкласти кошти в інший проект.

Впровадження виробництво наноцелюлози та її використання  в целюлозо паперовій продукції є привабливою інвестицією як з екологічної так і з економічної точки зору.

Адже застосовувати відновлювану та екологічну сировину – волокна льону - можна забезпечити населення якісним і екологічним папером, картоном, а також різноманітними виробами з використанням наноцелюлози.

В табл. 6.5 наведено потенційні групи клієнтів, їх характеристики, та сформовано орієнтовний перелік вимог до товару для кожної групи.

Таблиця 6. 5 – Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту

| № п/п | Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) |
| --- | --- | --- |
| 11 | Спосіб утилізації відходів рослинної сировини | Підприємства сільського господарства |
| 2 2 | Спосіб отримання наноцелюлози | Виробництво композиційних матеріалів, целюлозно паперова промисловість |
| 33 | Композиційний матеріал з унікальними властивостями | Адсорбенти, функціональні матеріали для електродів в хімічних джерелах струму і оптико-електронних приладах, фармацевтична, медична галузь тощо |

Наступним шляхом є проведення аналізу ринкового середовища: складаються таблиці факторів табл. 6.6, що сприяють ринковому впровадженню проекту, та факторів, що йому перешкоджають. Фактори в таблиці подано в порядку зменшення значущості.

Таблиця 6. 6 – Фактори загроз

| № п/п | Фактор | Зміст загрози |
| --- | --- | --- |
| 1 | Економіка | Поява на ринку нових конкурентів; Конкуренції з боку іноземних конкурентів; високі темпи інфляції; |
| 2 | Політика | Посилення податкового тиску; Несприятлива урядова політика; |
| 3 | Науково-технічний прогрес | Зростання залежності від інновацій |
| 4 | Природне середовище | Негативна екологічна ситуація |
| 5 | Соціальна сфера | Зменшення народжуваності |

Таблиця 6. 7 – Фактори можливостей

| з/п | Фактор | Можливості |
| --- | --- | --- |
| 1 | Економіка | Підняття економіки країни; Розвинутий фондовий та інші фінансові ринки; Доступність інвестицій та кредитів; |
| 2 | Політика | Соціально-політична стабільність; |
| 3 | Науково-технічний прогрес | Розвиток інформаційних технологій |
| 4 | Природне середовище | Розвиток ринку екологічно безпечних товарів |
| 5 | Соціальна сфера | Підвищення культурно-освітнього рівня населення |

Аналіз внутрішнього маркетингово середовища наведено у табл.6.8

Таблиця 6.8 – Аналіз внутрішнього маркетингово середовища

| Внутрішні фактори | Вплив фактору |  | Симптоми проблеми/можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Кваліфікований персонал | Управління персоналом, Високоефективна наукова діяльність | звільнення співробітників | Проблеми: відсутність умов для роботи Можливості: поєднання функціональний обов'язків, аутсорсинг |
| Високотехнологічне обладнання та сировину (матеріал і реагенти) | Закупівля в кредит / лізинг інвестором краундфайдінг | Відсутність умов для реалізації проекту (Фінансування, виробниче приміщення, сировину) | Проблеми: Відсутність сировини, несовеременная закупівля обладнання, сировини, реагентів Можливості: Перекредитування, пошук нових постачальників, логістів |
| Джерела фінансування | інвестор Краундфайдінг Інноваційні проекти (гранти, конкурси та ін.) |  | Проблеми: недофінансування проекту Відсутність ринку збуту Можливості: Моніторинг ринку інноваційних програм, проектів |

Аналіз пропозиції: визначення загальних рис конкуренції на ринку        табл. 6.9.

Таблиця 6. 9 – Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкурентоспроможною) |
| --- | --- | --- |
| 1. Вказати тип конкуренції монополістична | Забезпечується унікальністю товару | Працює на ринку України, ведучи відповідну конкурентну боротьбу |
| 2. За рівнем конкурентної боротьби | Національний: на етапі розвитку стартап-проект посягає лише на український ринок | Ведучи конкуренцію на національному рівні, компанії необхідно прикласти належні зусилля |

Продовження табл. 6.9.

| 3. За галузевою ознакою міжгалузева | Проявляється в боротьбі за найкращі умови одержання та використання ресурсів та капіталу, а також в суперництво між виробниками товарів-замінників, які задовольняють одну і ту ж потребу споживачів | Необхідно зосередити зусилля на пошуку конкурентних переваг, які дозволять компанії займати стійкі конкурентні позиції на ринку. |
| --- | --- | --- |
| 4. Конкуренція за видами товарів: - товарно-видова | Можливі використання продукту замість наявних речовин з одночасною заміню технологій перероблення | Можливість просування продукту у вигляді композиційного матеріалу |
| 5. За характером конкурентних переваг нецінова | зміна властивостей існуючої продукції (товарів), надання їм нових властивостей та якостей; створення продукції (реалізація товарів), що задовольняють споживчий попит іншим чином | Головною конкурентною перевагою є унікальність позиціонування. |
|  | або задовольняють потреби, що не існували раніше; оновлення властивостей продукції (асортименту товарів, що реалізуються) з врахуванням потреб моди, престижу; удосконалення послуг, що супроводжують реалізацію товарів (демонстрація, пакування, гарантійний ремонт та інше). |  |

Більш детальний аналіз умов конкуренції в галузі  проводиться за моделлю 5 сил М. Портера, приведено в табл. 6.10.

Таблиця 6. 10 – Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером

| Потенційні конкуренти | Постачальники | Клієнти | Товари-замінники |
| --- | --- | --- | --- |
| Бар'єри входу на ринок є порівняно незначними. Вартість організації бізнесу з виробництва картону з використанням наноцелюлози сягає 100 тис. дол. Обов’язковою є сертифікація продукції. | Існує чітка залежність від постачальників як якості продукції, так і можливих обсягів її виробництва. Також ціна кінцевої продукції залежить від ціни сировини та хімікатів які використовую вико під час виробництва | Споживачі мають широку географію і проживають переважно у містах. Попит на продукцію ЦПП напряму залежить від купівельної спроможності населення. Покупка паперу і картону часто носить імпульсний характер. | Посилилася конкуренція зі сторони товарів замінників – інших видів сировини, за рахунок збільшення асортименту останніх та появи нових для ринку категорій |

На основі аналізу конкуренції, проведеного табл. 6.9, а також із урахуванням характеристик ідеї проекту табл. 6.2, вимог споживачів до товару табл. 6.5 та факторів маркетингового середовища визначено та обґрунтовано перелік факторів конкурентоспроможності. Аналіз оформлено в табл. 6.11.

Таблиця 6. 11 – Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Обґрунтування (наведення чинників, що роблять фактор для порівняння конкурентних проектів значущим) |
| --- | --- | --- |
|  | Відновлювана сировини | Продукт виготовлений на основі відходів основних галузей виробництва України, тому сировинна база відносно стійка |
|  | Екологічно чистий товар | Продукт виробляється з відходів рослинної сировини, що є екологічним та економічно вигідно |
|  | Високі показники механічної міцності | Можливість заміни дорогих проклеюючи речовин |
|  | Низька зольність | Забезпечення необхідних показників міцності |
|  | Високій вихід | Низька собівартість, менші затрати на утилізацію і переробку відходів |
|  | Низький вміст лігніну | Низька собівартість, менші затрати на утилізацію і переробку відходів |

За визначеними факторами конкурентоспроможності табл. 6.11 проведено аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту табл. 6.12.

Складання SWOT-аналізу є останім етапом ринкового аналізу можливостей, наведено в табл. 6.13.  Перелік ринкових загроз та ринкових можливостей складається на основі аналізу факторів загроз та факторів можливостей маркетингового середовища. Ринкові загрози та ринкові можливості є наслідками (прогнозованими результатами) впливу факторів, і, на

Таблиця 6. 12 – Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Рейтинг товарів-конкурентів |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | –3 | –2 | –1 | 0 | +1 | +2 |  | +3 |
| 1 | Відновлювана сировини |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 2 | Екологічно чистий товар |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 3 | Високі показники механічної міцності |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 4 | Високій вихід |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 5 | Низький вміст лігніну |  |  |  |  |  |  | + |  |

відміну від них, ще не є реалізованими на ринку та мають певну ймовірність здійснення.

Наприклад: зниження доходів потенційних споживачів – фактор загрози, на основі якого можна зробити прогноз щодо посилення значущості цінового фактору при виборі товару та відповідно – цінової конкуренції (а це вже – ринкова загроза).

Отже, SWOT-аналіз (strength, weaknesses, opportunities and threats) - дозволяє виявити ті сильні і слабкі сторони, які потребують найбільшої уваги і зусиль з боку підприємства. Метою SWOT - аналізу не є з'ясування всіх сильних і слабких сторін, це занадто складно і не забезпечує досягнення ефективності. Підприємство має зосередитися на тих з них, які можуть стати ключовими факторами успіху або провалу, особливо широкий перелік нівелює те, що є найважливішим. Він дозволяє систематизувати проблемні ситуації; краще розуміти структуру ресурсів, на які слід опиратися в удосконаленні діяльності та розвитку компанії на перспективу; відстежувати загальний стан зовнішнього бізнес-середовища; виділяти і використовувати нові потенційні можливості швидше, ніж конкуренти; вибрати оптимальну дорогу розвитку і уникнути небезпек; приймати зважені рішення, що стосуються

Таблиця 6. 13 – SWOT- аналіз стартап-проекту

| Сильні сторони: Проект в Україні іноваціоний Багатогалузеве застосування продукту Відносно невеликий штат організації. Молодий і перспективний колектив. Гнучка політика керівництва. Порівняно відновлювані початкові матеріали. Екологічно чистий продукт | Слабкі сторони: Відсутність фінансування з боку держави Низька зацікавленість з боку місцевих інвесторів Відсутність матеріально-тезхніческої бази для реалізації проекту Брак власного устаткування. Брак власної робочої сили. Відсутність єдиного цеху. Додаткові транспортні витрати. Обмежений сектор використання. Складність просування продукту на ринок |
| --- | --- |
| Можливості: Реалізація проекту з залученням інвестиційних програм: Фандрайзинг, краундфандінг, іноземні інвестори Розширення виробничої лінії. Вихід на нові ринки. Налагодження роботи з постачальниками інших регіонів. Перехід до екологічності виробництв | Загрози: Низька зацікавленість інвесторів Низький темп реалізації проекту Конкуренція з боку високотехнологічних лабораторій і виробництв Збільшення цін на матеріали. Зниження посівів сировини. |

розвитку бізнесу. Правильно і вчасно прийняті стратегічні рішення грають сьогодні ключову роль в успішній діяльності організації. Саме вони роблять вирішальний вплив на конкурентоспроможність продукції і підприємства в цілому.

На основі SWOT-аналізу розробляються альтернативи ринкової поведінки (перелік заходів) для виведення стартап-проекту на ринок та орієнтовний оптимальний час їх ринкової реалізації з огляду на потенційні проекти конкурентів, що можуть бути виведені на ринок (див. табл. 9, аналіз потенційних конкурентів).

Провівши SWOT-аналіз можна зробити висновок, що даний стартап-проект може розвиватися за стратегією сильних сторін за рахунок ринкових можливостей. Так як, стартап-проектом передбачається робота з декількома сегментами ринку, розробляючи для них окремо програми ринкового впливу, вибираємо стратегію охоплення ринку, а саме стратегію диференційованого маркетингу.

Стратегія диференціації передбачає надання товару важливих з точки зору споживача відмітних властивостей, які роблять товар відмінним від товарів конкурентів. Така відмінність може базуватися на об’єктивних або суб’єктивних, відчутних і невідчутних властивостях товару(у ширшому розумінні – комплексі маркетингу), бути реальною або уявною. Інструментом реалізації стратегії диференціації є ринкове позиціонування.

Переваги стратегії за Ж.-Ж. Ламбеном:

- по відношенню до прямих конкурентів диференціація знижує ступінь замінності товару, посилює прихильність марці, зменшує чутливість до ціни і тим самим підвищує рентабельність;

- прихильність клієнтів послабляє їх тиск на фірму і перешкоджає приходу на ринок нових конкурентів;

- підвищена рентабельність збільшує стійкість до можливого зростання витрат в результаті дій сильного постачальника;

- відмітні властивості товару і завойована прихильність клієнтів захищають фірму і від товарів-замінників.

Реалізація цієї стратегії вимагає, як правило, більш високих витрат. Проте успішна диференціація дозволяє компанії домогтись більшої рентабельності за рахунок того, що ринок готовий прийняти більш високу ціну (цінову премію бренду). При веденні конкурентної боротьби з використанням цієї стратегії на ринку в першу чергу терплять фіаско фірми, що не здатні визначати потреби цільових ринків, оперативно реагувати на зміни в ринковому попиті, проводити ефективну політику маркетингових комунікацій, не мають необхідних навичок в області брендингу. Найважливішими здібностями, які повинна мати компанія, що приймає цю стратегію, є з генерування маркетингових ноу-хау, здійснення продуктових новацій. Визначення базової стратегії конкурентної поведінки.

Такий продукт який пропонує стартап-проект є «першопрохідцем» на ринку. І тому у силах проекту знайти собі як нових споживачів, так і переманити існуючих у конкурентів. Проектом не передбачається копіювання основних характеристик продукту у конкурента.

На основі вище сказаного можна прийняти рішення про вибір стратегії конкурентної поведінки. У нашому випадку, найоптимальнішим рішенням, буде стратегія заняття конкурентної ніші.

Стратегія заняття конкурентної ніші. При прийнятті стратегії зайняття конкурентної ніші (інші назви – стратегія фахівця або нішера) компанія в якості цільового ринку вибирає один або декілька ринкових сегментів.

Головна особливість – малий розмір сегментів/сегменту. Ця конкурентна стратегія являється похідною від такої базової стратегії компанії, як концентрація. Ніша, для того, щоб вона була привабливою для компанії, повинна задовольняти таким умовам: бути досить прибутковою, щоб робити доцільним процес виробництва і обслуговування; залишатися стабільною упродовж тривалого проміжку часу; має бути добре захищеною, мати високі вхідні бар’єри;  бути непривабливою для конкурентів; відповідати цілям і ресурсам компанії, її специфічним можливостям.

Головне завдання для компаній, що вибирають стратегію нішера або фахівця, – це постійна турбота про підтримку і розвиток своєї конкурентної переваги, формування лояльності і прихильності споживачів, підтримка вхідних бар’єрів.

На основі проведеного дослідження, можна зробити висновок, що впровадження стартап-проекту незважаючи на наявну конкуренцію, може вважатися перспективним. Потрібне складання детальної  партнерської пропозиції та залучення закордоних інвестицій, через виставки, конференції. Дослідження сфер потенційного застосування матеріалу, даст можливість розширення цільової аудиторій.  Переваги використання отриманого продукту зможуть зацікавити клієнтів, що і стане запорукою стабільного розвитку бізнесу в довгостроковій перспективі.

7 ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.

З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.

Під час отримання наноцелюлози хімічним методом використовуються концентровані розчини сульфатної кислоти. Важливим продуктом в хімічній промисловості є сульфатна кислота, оскільки вона має широкий спектр застосування. Оскільки сульфатна кислота попадаючи у навколишнє середовище завдає шкоду для водоймищ та живих організмів. Під час взаємодії концентрованої сірчаної кислоти виділяється велика кількість теплоти та зменшується рН. З метою зменшення та запобігання викидів сульфатної  кислоти гідроліз та промивання необхідно проводити у герметичній ємності із високою стійкістю до корозії. У разі викиду кислоти, її необхідно нейтралізувати карбонатам натрію. Сульфатна кислота утворює відпрацьований розчин, який містить велику кількість продуктів розпаду целюлози: прості цукри, олігосахариди та естери целюлози. Ці речовини можливо використовувати у гідролізному виробництві спирту та інших корисних продуктів. Утилізацію та знешкодження відпрацьованої сульфатної  кислоти проводять методами наведеними нижче:

1) нейтралізацією розчинів або їх вогневим знешкодженням без використання продуктів, що утворюються;

2) використанням (можливо після попереднього випарювання) забруднених розчинів в інших технологічних процесах;

3) регенерацією відходів з отриманням товарної сульфатної кислоти.

Нейтралізацією лугами проходять стічні води з низькою концентрацією сульфатної кислоти. Іноді нейтралізацію поєднують разом із вогневим методом. Метод нейтралізації застосовують при невеликих кількостях відходів і відсутності в них органічних домішок. Через наявність в кислоті домішок безпосереднє використання відходів в інших процесах обмежено. Відпрацьовану кислоту застосовують після очищення і концентрування в виробництві сульфатних мінеральних добрив.

Залежно від складу відпрацьованої кислоти застосовують різні методи регенерації: термічне розщеплення, екстрагування органічних домішок, адсорбцію, каталітичне окислення пероксидом водню, коагуляцію, випарювання. Регенерація сульфатної кислоти вогневим методом найбільш розповсюджена, при ній відбувається високотемпературне розщеплення кислоти. При вогневому методі використовується концентрована сульфатна кислота, тому при необхідності попередньо проводять випарювання відпрацьованої кислоти до необхідної концентрації.

Вогнева регенерація сульфатної кислоти з відходів дозволяє одночасно з їх знешкодженням отримувати товарну продукцію високої якості. Це призводить до скорочення витрат природної сировини та зниження витрат на виробництво сірчаної кислоти на 25-30 % в порівнянні з її виробництвом з первинної сировини (елементарної сірки).

Для рентабельної регенерації сульфатної кислоти з відходів необхідно їх попереднє зневодження (концентрування). У зв'язку з відсутністю в відходах летючих речовин концентрування можна здійснити методом упарювання в контактних теплообмінниках за рахунок теплоти, що відходить з вогневого реактора сірчистого газу.

Заходи для запобігання забрудненню довкілля розбавленими розчинами сульфатної кислоти після центрифугування ідентичні тим, що застосовуються для самого процесу гідролізу.

Одним із факторів ризику для людини та навколишнього середовища може бути дія ультразвуку, який випромінюється під час процесу ультразвукової обробки наноцелюлозних суспензій.

Ультразвук широко використовується в багатьох галузях промисловості для інтенсифікації процесів хімічного травлення, очищення, змивання та знежирення деталей і виробів, дефектоскопії та ін. Ультразвук, так само як і інфразвук, орган слуху людини не сприймає, однак він може спричиняти біль голови, загальну втому, розлади серцево-судинної та нервової систем. За способом передачі від джерела до людини ультразвук поділяють на: повітряний (передається через повітря) та контактний (передається на руки людини, що працює через тверде чи рідинне середовище).

Робота ультразвукових установок на більш високих частотах, для яких допустимі рівні звукового тиску, є вищими, а також застосування засобів звукоізоляції (звукоізоляційні кожухи, захисні екрани, звукоізольовані кабіни, розміщення ультразвукового устаткування в окремому звукоізольованому приміщенні) забезпечують захист від ультразвуку, який передається через повітря.

Як засоби індивідуального захисту, для зменшення впливу контакту ультразвуку, використовують протишумові навушники (дія через повітря) та двошарові рукавички із зовнішнім гумовим шаром  (контактна дія).

ВИСНОВКИ

1. Проведено літературний огляд основних характеристик наноцелюлози, сировини для її одержання, способів її виготовлення, галузей застосування та досліджено прогноз ринку наноцелюлози.

2. Одержано целюлозу із льняного волокна органосольвентним способом з використанням оцтової кислоти і пероксиду водню. Досліджено вплив параметрів процесу делігніфікації льняного волокна сумішшю оцтової кислоти та пероксиду водню на показники якості отриманої целюлози. Встановлено, що варіння льняної целюлози доцільно проводити сумішшю оцтової кислоти та пероксиду водню за гідромодуля 10:1 впродовж 240 хв.

3. Проаналізовано вплив тривалості лужної обробки органосольвентної целюлози із волокон льону на показники волокнистого напівфабрикату. Визначено оптимальні умови проведення лужної обробки: концентрація гідроксиду натрію 20 %, тривалість обробки 60 хв, температура -  95 °С.

4. Досліджено вплив умов гідролізу сульфатною кислотою на показники якості наноцелюлози. Встановлено, що збільшення тривалості гідролізу призводить до покращення показників міцності наноцелюлозних плівок.

5. Досліджено вплив тривалості ультразвукової обробки на показники якості льняної наноцелюлози. Показано, що збільшення тривалості ультразвукової обробки позитивно впливає на збільшення щільності та прозорість одержаних наноцелюлозних плівок.

6. За допомогою методу математичного моделювання розраховано рівняння регресії показників щільності та оптичної прозорості наноцелюлозних плівок від основних технологічних факторів процесів гідролізу та ультразвукової обробки.

7. Розроблено стартап-проект виробництва наноцелюлози із волокон льону і проведено маркетинговий аналіз стартап проекту задля визначення принципової можливості його ринкового впровадження та можливих напрямів реалізації.

8. Визначено показники міцності зразків картону для плоских слоїв гофрокартону із макулатури марки МС-5Б з використанням поверхневої обробки суспензією льняної наноцелюлози. Встановлено, що поверхнева обробка суспензією наноцелюлози з витратою від 20 до 40 кг/т підвищує фізико-механічні показники картону для плоских слоїв гофрокартону.

9.  Визначено показники міцності зразків офсетного паперу із хвойної і листяної целюлози з додаванням у композицію суспензії лляняної наноцелюлози. Встановлено, що витрата наноцелюлози 16 кг/т покращує фізико-механічні властивості офсетного паперу.

10. Розроблено стартап-проект отримання наноцелюлози з волокон льону та проведено маркетингового аналізу стартап проекту. Досліджено можливі напрямки реалізації впровадження.

11. Запропоновано заходи щодо охорони навколишнього середовища під час виробництво наноцелюлози із волокон льону.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Barbash V., Trembus I., Shevchenco V. Ammonia-sulfite-ethanol pulp from wheat straw // Cellulose chemistry and technology – 2014 - №48 (3-4) – Pp –             354 – 353.

- Cавченко С. С. Безхлорне вибілювання волокнистих напівфабрикатів із стебел конопель / С. С. Савченко, Є. О. Мукало, І. В. Трембус // Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів: зб. тез доповідей  ХV всеукр. наук.- практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, 18 – 19 листопада 2014 р., Київ / НТУУ «КПІ». – К., 2014. – С. 179 – 181.

- Примаков С. П., Барбаш В.А., Черьопкіна Р. І. Виробництво сульфітної та органосольвентної целюлози // Навч. посіб.– К.: ЕКМО,               2009  –  280 с.

- Барбаш В. А. Інноваційні технології рослинного ресурсозбереження / В. А. Барбаш // Навч. посібник. Київ: Каравела, 2016. − 288 с.

- Paulo H. P. Wheat straw hemicelluloses added with cellulose nanocrystals and citric acid. Effect on ﬁlm physical properties / P. H. F Pereira, K. W. Waldronb, D. R. Wilsonb, A. P. Cunhac, E. S. de Britod, T. H. S. Rodriguesd, M. F. Rosad, H. M. C. Azeredod // Carbohydrate Polymers. – Vol. 164. 15 May 2017. – Р. 317–324.

- Воскобойников И. В. Применение гидрогелей наноцеллюлозы при формовании бумаги и картона из различных видов волокнистого сырья / И. В. Воскобойников, В. А. Кондратюк, С. Н. Никольский, С. А. Константинова, А. Н. Коротков // Вестник Московского государственного университета леса – Лесной вестник. – 2012. − № 8 (91). – С. 117 – 125.

- Путінцева С. В. Сучасний стан і проблеми світового та українського ринків целюлозно-паперової продукції / С. В. Путінцева // Технологія легкої і харчової промисловості / Вісник ХНТУ. – 2016. – № 1. – Вип. 56. – С. 126 – 130. Бібліогр.: 8 назв.

- Klemm D., Heublein B., Fink H., Bohn A. Cellulose: fascinating biopolymer and sustainable raw material// Angew. Chem. 2005. V. 44. P. 2.

- Кириллов Ф.А.  Использование нанокристаллической целлюлозы в процессе модифицирования древесины  // Актуальные Направления научных исследований XXI  века: Теория и практика. Изд.: Воронежский Государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, 2014. Т. 2, No 5-4 (10-4).              С. 130-134.

- https://news.finance.ua

- Stephanie K.,Hiroshi M. and Tadahiko T. «High-Performance Fibers» in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry 2002, Wiley-VCH, Weinheim. doi:10.1002/14356007.a13_001.

- Прошина О.П., Олифиренко Г.Л., Евдокимов Ю.М., Иванкин А. Н. Наноцеллюлоза и получение бумаги на её основе   // Вестник Московского Государственного университета леса - Лесной вестник. 2012. No                                 7 (90). С112-114.

- Herrick F.W.; Casebier R.L., Hamilton J.K., and. Sandberg K.R. Microfibrillated Cellulose: Morphology, and Accessibility. In A. Sarko (ed.) Proceedings of the Ninth Cellulose Conference, Applied Polymer Symposia, 37, New York, N.Y., USA: Wiley. pp. 797–813. ISBN 0-471-88132-5. 2016.

- Revalorization of selected municipal solid wastes as new precursors of “green” nanocellulose via a novel one-pot isolation system: A source perspective. University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia. International Journal of Biological Macromolecules 107 (2018) 78–92.

- Hsu B.Y., Chen C.H., Lu T.J., Hwang L.S., Bioconversion of Ginsenosides in the American Ginseng  Extraction Residue byFermentation with Lingzhi J. Tradit. Complement. Med. 3 (2) (2013) 95–101.

- Z. Liu, D. Li, H. Dai, H. Huang, Preparation and characterization of papain embedded in magnetic cellulose hydrogels prepared from tea residue, J. Mol. Liq. 232 (2017) 449–456.

- Wan J., Yang J., Ma Y., Wang Y., Effects of the pulp preparation and papermaking processes on the properties of OCC fibers, BioResources 6 (2) (2011) 1615–1630.

- Способ получения наноцеллюлозы (RU 2505545). Левина А. М.,  ЛевинМ. Н., Белозерских М. И. http://www.findpatent.ru/patent/250/2505545.html.

- ДФУ. — Х., 2001; ДФУ. Додаток 2. — Х., 2008; Химическая энциклопедия: В 5 т./Редкол.: И.Я. Кнунянц и др. — М., 1988; Ботанико-фармакогностический словарь / К.Ф. Блинова, Н.А. Борисова, Г.Б. Гортинский и др. — М., 1990.

- Хосни Р.К. Зерно зернопереработка / К.Р. Хосни; пер.с англ.под общ.ред Н.П. Черняева. - СПб: Профессия, 2006. - 336 с., ил. - (Серия: Научные основы и технологии).

- Никитин В. М. Теоретические основы делигнификации. – М.: Лесн. пром-сть, 1981. – 296 с.

- Коллектив авторов. Химический анализ растений: Учеб, пособие для фармацевтических вузов /Ладыгина Е. Я., Сафро- нич Л. Н., Отряшенкова В, Э. и др. Под ред. Гринкевич Н. И., Сафронич Л. Н.— М.: Высш. школа, 1983,— 176 с., ил.. 1983.

- Примаков С. П., Барбаш В.А., Черьопкіна Р. І. Виробництво сульфітної та органосольвентної целюлози. Навч. посіб.– К.: ЕКМО,                   2009. –  280 с.

- Никитин В. М. Теоретические основы делигнификации. – М.: Лесн. пром-сть, 1981. – 296 с.

- Симхович М., Зильберглейт В. Исследование процесса делигнификации древесины водними растворами уксусной кислоты, Химия древесины. - 1986. – С. 34 − 38.

- Боголицин, К.Г. Физическая химия лигнина / К.Г. Боголицин, В.В. Лунин, Д.С. Косяков, А.П. Карманов. - Монография, Архангельск. - 2009. - С. 489.

- Lee S., Lee H., Youn H. Hydrogen peroxide bleaching of hardwood kraft pulp with adsorbed birch xylan and its effect on paper properties, BioResources   6 (1) (2011) 721–736.

- Song Z., Yag G., Feng Y., Ren G., Han X., Pretreatment of rice straw by hydrogen peroxide for enhanced methane yield, J. Integr. Agric. 12 (7) (2013) 1258–1266.

- Oudiani A., Ben Sghaier R., Chaabouni Y., Msahli S., Sakli F., Physico-chemical and mechanical characterization of alkali-treated Agave americana L. fiber, J. Text. Inst. 103 (4) (2012) 349–355.

- Ching Y.C., Ng T.S. Effect of preparation conditions on cellulose from oil palm empty fruit bunch fiber, BioResources 9 (4) (2014) 6373– 6385.

- Gao Y., Qin M., Wu K., Fu Y., Zhao J. Nanocrystalline cellulose from aspen kraft pulp and its application in deinked pulp, Int. J. Biol. Macromol. 60 (2013) 241–247.

- Cheng M., Qin Z., Chen Y., Liu J., Ren Z. Facile one-step extraction and oxidative carboxylation of cellulose nanocrystals through hydrothermal reaction by using mixed inorganic acids, Cellulose 24 (8) (2017) 3243–3254.

- Tan X.Y., Abd Hamid S.B., Lai C.W. Preparation of high crystallinity cellulose nanocrystals (CNCs) by ionic liquid solvolysis, Biomass Bioenergy 81 (2015) 584–591.

- Ankerfors M. Microfibrillated cellulose: Energy-efficient preparation techniques and applications in paper. KTH Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden, 2015.

- Lavoine N., Desloges I., Dufresne, A. and Bras, J. (2012): Microfibrillated cellulose – Its barrier properties and applications in cellulosic materials: 	A review. Carbohydrate Polemers 90(2): 735-764.

- Saito T., Kimura S., Nishiyama Y., and Isogai A., “Cellulose nanofibers prepared by TEMPO-mediated oxidation of native cellulose,” Biomacromolecules, vol. 8, no. 8, pp. 2485–2491, 2007.

- Jin W., Singh K., and Zondlo J., “Pyrolysis kinetics of physical components of wood and wood-polymers using isoconversion method,” Agriculture, vol. 3, no. 1, pp. 12–32, 2013.

- Pääkkönen T., Dimic-Misic K., Orelma H., Pönni R., Vuorinen T., and T. Maloney, “Effect of xylan in hardwood pulp on the reaction rate of TEMPO-mediated oxidation and the rheology of the final nanofibrillated cellulose gel,” Cellulose, vol. 23, no. 1, pp. 277–293, 2016.

- Meng Q., Li H., Fu S., and Lucia L. A., “The non-trivial role of native xylans on the preparation of TEMPO-oxidized cellulose nanofibrils,” Reactive and Functional Polymers, vol. 85, pp. 142–150, 2014.

- Syverud K., Chinga-Carrasco G., Toledo J., and Toledo P. G., “A comparative study of Eucalyptus and Pinus radiata pulp fibres as raw materials for production of cellulose nanofibrils,” Carbohydrate Polymers, vol. 84, no. 3, pp. 1033–1038, 2011.

- Siró I.  and Plackett D., “Microfibrillated cellulose and new nanocomposite materials: a review,” Cellulose, vol. 17, no. 3, pp. 459–494, 2010.

- Isogai, T. Saito, and H. Fukuzumi, “TEMPO-oxidized cellulose nanofibers,” Nanoscale, vol. 3, no. 1, pp. 71–85, 2011.

- Rodionova G., Eriksen O., and Gregersen O. “TEMPO-oxidized cellulose nanofiber films: effect of surface morphology on water resistance,” Cellulose, vol. 19, no. 4, pp. 1115–1123, 2012.

- Newman R.H., Hemmingson J.A. Carbon-13 NMR distinction between categories of molecular order and disorder in cellulose. Cellulose. 1995;2:95–110.

- Domingues R.M., Gomes M.E., Reis RL. The potential of cellulose nanocrystals in tissue engineering strategies. Biomacromolecules. 2014;15:2327–2346.

- Sacui I.A., Nieuwendaal R.C., Burnett D.J., Stranick S.J., Jorfi M., et al. Comparison of the properties of cellulose nanocrystals and cellulose nanofibrils isolated from bacteria, tunicate, and wood processed using acid, enzymatic, mechanical, and oxidative methods. ACS Appl Mater Interfaces. 2014;6:6127–6138.

- Ranby B.G.. The colloidal properties of cellulose micelles. Discuss Faraday Soc. 1951;11:158–164.

- Mukherjee S.M., Sikorski J, Woods HJ. Electron microscopy of degraded cellulose fibers. J Text Inst. 1952;43:T196–T201.

- Morais J. P., de Freitas Rosa M., De Souza Filho M. M., Nascimento L. D., Do Nascimento D. M., and Cassales A. R., “Extraction and characterization of nanocellulose structures from raw cotton linter,” Carbohydrate Polymers, vol. 91, no. 1, pp. 229–235, 2013.

- Ioelovich M., Leykin A. Formation of nanostructure of microcrystalline cellulose. Cellul. Chem. Technol. 2006,40 (5), 313 - 317.

- Selim S., Yekta G..  Nanocellulose Production and Its Food Applications. Conference Paper – 26-28 October 2016, Antalya

- Aulin C., Gallstedt M., Lindstrom T. 2010. Oxygen and oil barrier properties of microfibrillated cellulose films and coatings. Cellulose,                               17(3), pp. 559-574.

- Ioelovich M. Peculiarities of cellulose nanoparticles. TAPPI.                   2014 – С    45-60 p.

- Aulin C., Susanna A., Peter J., Takashi N., Yasuo H., Monika Ö., Lars W. Nanoscale Cellulose Films with Different Crystallinities and Mesostructures-Their Surface Properties and Interaction with Water. Langmuir. 2009 –7675–7685 р.

- Fukuzumi H., Saito T., Tadahisa I., Yoshiaki K., Akira I.. Transparent and high gas barrier films of cellulose nanofibers prepared by TEMPO-mediated oxidation. Biomacromolecules. 2009 – 10 (1): 162–165 p.

56. Svagan A. J., Samir A. S., Lars A. Biomimetic foams of high mechanical performance based on nanostructured cell walls reinforced by native nanofibrils. Advanced Materials. 2008 – 1263–1269 р.

57.  Ahola S., Österberg M., Laine J. Cellulose nanofibrils—adsorption with poly(amideamine) epichlorohydrin studied by QCM-D and application as a paper strength additive. Cellulose. 2007 — 15: 303 - 314 р.

58. Lavoine N., Desloges I., Dufresne A., Bras, J. (2012). Microfibrillated cellulose - its barrier properties and applications in cellulosic materials: a review. Carbohydr. Polym. — 2012 – 90: 735 - 64.

59. Mazhari M., Seyyed M. Cellulose nanofibers with higher solid content as a coating material to improve the structure and barrier properties of paperboard. TAPPI Conference Proceedings — 2016 –7 р.

60. Taipale T., Оsterberg M., Nykаnen A., Ruokolainen J., Laine J. Effect of microfibrillated cellulose and fines on the drainage of kraft pulp suspension and paper strength. Cellulose. 2010 – 17: 1005 – 1020 р.

61. Eriksen О., Syverud K., Gregersen О. W. The use of microfibrillated cellulose produced from kraft pulp as strength enhancer in TMP paper. Nord. Pulp Pap. Res. 2008 – 299 - 304 р.

62. Klemm D., Schumann D., Kramer F., Hessler N., Hornung M., Schmauder H., Marsch S. Nanocelluloses as innovative polymers in research and application. Polysaccharides. 2006;205:49–96.

63. http://www.strategymrc.com

64. www.nanotaiga.ru

66. https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/nanocellulose.asp

67.  Barbash V. A., Yaschenko O. V., Shniruk О. M. Preparation and Properties of Nanocellulose from Organosolv Straw Pulp// Nanoscale Research Letters, 2017, 12:241.

68. Barbash V., Yashchenko O. and Kedrovska A. / Preparation and Properties of Nanocellulose from Peracetic Flax Pulp // Journal of Scientific Research & Reports 16(1):  2017.

69. Кедровська А.М., Ященко О.В., Барбаш В.А. Отримання органосольвентної целюлози з волокон льону// Збірник тез доповідей XIII міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (29-30 листопада 2017 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – 106 c, с.59-60.

70. Кедровська А.М, Ященко О.В., Барбаш В. А. Отримання наноцелюлози із волокон льону// Збірник тез доповідей XIII міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (2018 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018.

Додаток А

Копії публікацій