НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

__________ М.Д. Гомеля

«___»_____________20__ р.

Дипломний проект

на здобуття ступеня бакалавра

зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

на тему: Цех з виробництва підпергаменту в системі  Приватного акціонерного товариства  “Малинська паперова фабрика-ВАЙДМАНН”

з розробленням технологічного потоку

Виконав: студентка IV курсу, групи ЛЕ-61-2

Коток Дмитро Сергійович						__________

Керівник: доц., к.т.н., доц. Мовчанюк О.М.                           __________

Консультант :з розділу охорони праці

ст. викл., к.т.н. Ковтун А. І. 				                    __________

Рецензент:									__________

Засвідчую, що у цьому дипломному проекті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент_________

Київ – 2020 року

ВІДОМІСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

| № з/п | Формат | Позначення | Найменування | Кількість листів | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А4 |  | Завдання на дипломний проект | 2 |  |
| 2 | А4 | ДП 6104.00.000 ПЗ | Пояснювальна записка | 74 |  |
| 3 | А1 | ДП 6104.01.000 Е1 | Технологічна схема | 1 |  |
| 4 | А1 | ДП 6104.02.000 Е2 | План цеху | 1 |  |
| 5 | А1 | ДП 6104.03.000 Е3 | Поперечний розріз | 1 |  |
| 6 | А1 | ДП 6104.04.000 Е4 | Поздовжній розріз | 1 |  |
| 7 | А1 | ДП 6104.05.000 Е5 | Зведений баланс | 1 |  |

|  |  |  |  | ДП 6104.01.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПІБ | Підп. | Дата |  |  |  |
| Розробн. | Коток Д.С. |  |  | Відомість дипломного проекту | Лист | Листів |
| Керівн. | Мовчанюк О.М. |  |  |  | 1 | 1 |
| Консульт. |  |  |  |  | КПІ ім. Ігоря Сікорського Каф. Е та ТРП Гр. ЛЕ-61-2 |  |
| Н/контр. |  |  |  |  |  |  |
| Зав.каф. | Гомеля М.Д. |  |  |  |  |  |

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інститут/факультет   інженерно-хімічний

(повна назва)

Кафедра  екології та технологогії рослинних полімерів

(повна назва)

          - Рівень вищої освіти – перший бакалаврський

Спеціальність (спеціалізація)	 161 Хімічні технології та інженерія

(код і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________  __М.Д.Гомеля___________

(підпис)             (ініціали, прізвище)

«___»_____________20__ р.

ЗАВДАННЯ

на дипломний проект студенту

Котку Дмитру Сергійовичу

(прізвище, ім’я, по батькові)

Тема проекту (роботи): Цех з виробництва підпергаменту в системі  Приватного акціонерного товариства “Малинська паперова фабрика-ВАЙДМАНН” з розробленням технологічного потоку

керівник проекту (роботи) Мовчанюк Ольга Михайлівна, к.т.н.,  доц.	,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «25» травня 2020 р. №1145-с

1. Строк подання студентом проекту (роботи)  09 червня 2020 р.

2. Вихідні дані до проекту (роботи)  Продуктивність потоку – 10 тис.т/рік, підпергамент  марки П.

3. Зміст (дипломної роботи) пояснювальної записки (перелік завдань, які потрібно розробити) Описати та обгрунтувати розробку технологічного потоку, розробити технологічну частину, розрахувати матеріальний баланс, навести теоретичні відомості, описати та розрахувати механіко-енергетичну частину, описати будівельну частину та розробити заходи щодо охорони навколишнього  середовища.

4. Перелік графічного (ілюстративного) матеріалу (із зазначенням обов’язкових креслеників, плакатів, презентацій тощо) технологічна схема, план цеху, поздовжній розріз, поперечний розріз.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання дипломного проекту | Строк виконання етапів проекту | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отримання завдання | 16.03.2020 |  |
| 2 | Реконструкція технологічної схеми | 16.03.2020-26.03.2020 |  |
| 3 | Технологічна частина | 26.03.2020-10.04.2020 |  |
| 4 | Розрахункова частина | 10.04.2020-03.05.2020 |  |
| 5 | Оформлення графічної частини | 03.05.2020-16.05.2020 |  |
| 6 | Будівельна частина | 16.05.2020- 05.06.2020 |  |
| 7 | Розробка заходів з захисту довкілля | 05.06.2020-09.06.2020 |  |

Студент 	____________	_______Д.С.Коток____

(підпис)	(ініціали, прізвище)

Керівник проекту (роботи) 	____________	___О.М.Мовчанюк___

(підпис)	(ініціали, пріз

Пояснювальна записка

до дипломного проекту

на тему: Цех з виробництва підпергаменту в системі  Приватного акціонерного товариства “Малинська паперова фабрика-ВАЙДМАНН”

з розробленням технологічного потоку

Київ – 2020 року

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

6

НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського” ЛЕ.61.2.00

Розроб.

Коток Д.С.

Перев.

Мовчанюк О.М.  ООООо.м.О.М..

Н. Контр.

Затв.

Мовчанюк О.М.  .

Дипломний проект

Пояснювальна записка

Літ.

Аркушів

74

ІХФ, ЛЕ-61-2

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

6

НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського” ЛЕ.61.2.00

Розроб.

Коток Д.С.

Перев.

Мовчанюк О.М.  ООООо.м.О.М..

Н. Контр.

Затв.

Мовчанюк О.М.  .

Дипломний проект

Пояснювальна записка

Літ.

Аркушів

74

ІХФ, ЛЕ-61-2

АНОТАЦІЯ

Дипломний проект: с. 79, 5 рис., 7 табл., 9 літературних джерел, 1 додаток.

Обґрунтування проекту з виробництва підпергаменту здійснено в Приватному акціонерному товаристві «Малинська паперова фабрика Вайдманн».

Наведено основні вимоги до сировини та кінцевої продукції.

Розроблено та описано підрозділ виробництва підпергаменту марки П, виготовленого із 100% сульфітної невибіленої целюлози марки Ж-2.

Здійснено розрахунки матеріального балансу води та волокон, розрахунки теплового балансу контактного сушіння.

Надано теоретичну інформацію про основні технологічні процеси.

Надано об'ємні та планові рішення будівельних робіт та заходи з охорони праці на виробництві.

СУЛЬФІТНА ЦЕЛЮЛОЗА, ПІДПЕРГАМЕНТ, СТУПІНЬ МЛИВА,  ПАПЕРОРОБНА МАШИНА

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

ANNOTATION

Diploma project: p. 79, 5 fig., 7 tab., 9 literature sources, 1 appendix.

Substantiation of the project for the production of parchment was carried out in the Private Joint-Stock Company "Malyn Paper Factory Weidmann".

The main requirements for raw materials and final products are given.

A subdivision for the production of P-grade parchment made of 100% sulfite unbleached cellulose of the Zh-2 brand has been developed and described.

Calculations of material balance of water and fibers, calculations of heat balance of contact drying are carried out.

Theoretical information about the main technological processes is given.

Volumetric and planned solutions of construction works and measures on labor protection at production are given.

SULPHITE CELLULOSE, SUBPERGAMENT, GRINDING DEGREE, PAPER MACHINE

Змн.

Арк.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

Дата

Арк.

7

ЗМІСТ

ВСТУП	9

1 ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТОКУ З ВИРОБНИЦТВА ПІДПЕРГАМЕНТУ	11

2 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПІДПЕРГАМЕНТУ	15

2. 1 Характеристика сировини і готової продукції	15

2. 2 Технологічна схема та її опис	20

2. 3 Теоретичні відомості про основні процеси виробництва	25

3 ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В СИРОВИННИХ РЕСУРСАХ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПАПЕРУ	38

3. 1 Блок-схема балансу води і волокна	38

3. 2 Розрахунок матеріального балансу води і волокна	39

4 ВИБІР ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ	68

5 ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ РІШЕННЯ	74

6 ОХОРОНА ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ	75

ВИСНОВКИ	76

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	77

ДОДАТОК А	78

Змн.

Арк.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

Дата

Арк.

7

ВСТУП

На сьогодні у зв’язку із екологічним становищем у світі все більше набуває популярності та необхідності біорозкладний матеріал упаковки. Тому розробці різних пакувальних матеріалів, в тому числі підпергаменту,  приділяється величезна увага – вони стають все більш різноманітними і функціональними.

Одне із найстаріших підприємств з виробництва паперу в Україні –Малинська паперова фабрика-Вайдманн займається виробництвом конденсаторного паперу – ізоляційний вид паперу з високим вмістом альфа-целюлози.  Фабрика розташована в невеличкому місті  – Малині, що знаходиться поблизу Києва. В кінці минулого століття на фабриці було реконструйовано і побудовано нові цехи, папероробні машини, це дало змогу збільшити об’єми виробництва. По всій Європі Малинська паперова фабрика-Вайдманн стало одним з найбільших виробників конденсаторного паперу, а завдяки розширенню виробничих потужностей підприємство розпочало виробляти нові види  продукції, такі як: трансформаторний картон, неткані матеріали, фільтрувальний папір, електроізоляційний папір, цигарковий та папіросний папір, папір – основу для парафінування, папір для пакування харчових продуктів.

Підпергамент відноситься до типу малопористих, умовно жиронепроникних видів паперу, який призначений в основному для внутрішньої упаковки в комплексі з коробковим або етикетковим папером кондитерських, фруктових і плодово-ягідних напівфабрикатів, деяких видів печива, глазурованих пластівців кукурудзи та інших продуктів. Широко використовується в торговельній галузі в якості пакувально-обгорткового матеріалу харчових продуктів, що містять жири і значну кількість вологи. Крім того, підпергамент застосовується для вистилання ящикової тари для упаковки кондитерських виробів, м'ясних, рибних та інших продуктів.

Основна відмінність підпергаменту – висока щільність його структури, що досягається застосуванням сильно фібрильованої і гідратованної в процесі розмелювання волокнистої маси з високим ступенем млива, а завдяки зімкнутості

Змн.

Арк.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

Дата

Арк.

7

структури досягається підвищений опір проникненню повітря, вологи і деяких жирових речовин.

Отже, в даному дипломному проекті розроблено цех з виробництва підпергаменту в системі Приватного акціонерного товариства «Малинська паперова фабрика-Вайдманн».

Змн.

Арк.

Підпис

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

Підпис

Дата

Арк.

7

1 ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТОКУ З ВИРОБНИЦТВА ПІДПЕРГАМЕНТУ

Малинська паперова фабрика у 2000 році стає членом міжнародної організації Weidmann і набуває статус відкритого акціонерного товариства.  Останнім часом фабрика розпочала виробляти нові види продукції: різноманітні види фільтрувального паперу, картону, електроізоляційних видів паперу з різним вмістом золи, цигарковий папір, папір, що використовується в харчовій промсловості.

Підпергамент відноситься до типу малопористих, умовно жиронепроникних видів паперу, який широко використовується в торговельній галузі в якості пакувально-обгорткового матеріалу харчових продуктів, що містять жири і значну кількість вологи. Крім того, підпергамент застосовується для вистилання ящикової тари для упаковки кондитерських виробів, м'ясних, рибних та інших продуктів.

Основна відмінність підпергаменту  – висока щільність його структури, що досягається розмелюванням волокнистої маси до ступеня млива 75-80° ШР. Завдяки зімкнутості структури досягається підвищений опір проникненню повітря, вологи і деяких жирових речовин.

На сьогоднішній день є актуальним розроблення технологічного потоку з виробництва підпергаменту, адже потреба ринку зростає, а через нестабільну політичну ситуацію кількість імпорту зменшується.

В якості сировини для виробництва підпергаменту використовують целюлозу, що має добру здатність до гідратації і фібрилювання в ході розмелювання.  Придатна для фізико-механічної пергаментації в процесі розмелювання. Найбільш високу здатність до фізико-механічної пергаментації в процесі розмелювання має целюлоза з деревини ялини, зварена за спеціальними режимами одно- або двоступеневого сульфітного варіння [1].

Змн.

Арк.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

Дата

Арк.

7

Залежно від призначення підпергамент виготовляють масою 1 м2 від 30 до 55 г з вибіленої, напіввибіленої або невибіленої целюлози з різним рівнем жиростійкості, повітропроникності і міцності в сухому і вологому стані.

Для поліпшення функціональних властивостей підпергаменту і перш за все його жиро- і водостійкості його покривають полімерними матеріалами – натрієвою сіллю карбоксиметилцелюлози (КМЦ), альгінатами і ін. А для кращого дотримання вимог до якості підпергаменту пропонується включити в технологічну схему виробництва наведені нижче конструктивні рішення [1].

Згідно стандартів обрано  композицію паперу із 100% сульфітної хвойної невибіленої целюлози марки Ж-2, що дозволяє здешевити виробництво та покращити показники якості паперу.

Оскільки, целюлоза надходить у сухому вигляді, тому її необхідно розволокнити у гідророзбивачі та розмолоти до ступеня млива близько 80 оШР.

Для розмелювання доцільно встановити однодискові млини. Оскільки хвойна целюлоза належить до волокнистих напівфабрикатів, які порівняно важко розмелюються, а тому приріст ступеня млива на кожному млині становить близько  8 оШР.

Для запобігання смоляних труднощів на багатьох підприємствах в приймальний басейн безперервно подають тальк з розрахунком 1 – 3% від абсолютно сухого волокна. Тальк адсорбує частинки смоли і перешкоджає їх злипанню. Ця властивість тальку використовується для усунення смоляних труднощів в ході  виробництва деяких видів паперу, в тому числі і підпергаменту.

Згідно вимогам стандарту підпергамент марки П не потребує проклеювання [2], тому в композиційний басейн подається целюлоза і зворотній брак.

Очищення маси високого ступеня млива може проводитися в два або три ступені на центриклинерах з деаерацією в декулаторах або в комбінованих установках – декулаторах-клінерах і далі у вузловловлювачах закритого типу –  селектифайєрах. Видалення повітря з маси необхідно для запобігання піноутворення в напірному ящику і на сітці папероробної машини, поліпшення умов формування і зневоднення паперового полотна.

Змн.

Арк.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

Дата

Арк.

7

Після очищення маса концентрацією 0,45-0,6% надходить на папереробну машину.

Для забезпечення рівномірного випуску маси на сітку ПРМ запропоновано встановити напірний ящик закритого типу, оскільки швидкість машини є високою та необхідно знизити турбулентність маси в ході подачі на сітку ПРМ. Для рівномірного розподілу маси за усією шириною машини та усунення анізотропії готової продукції встановлюється багатотрубний потокорозподільник з односторонньою подачею маси.

Формування паперу відбувається на одинарній сітці № 28 напівсаржевого плетіння.

Машина розрахована на роботу зі швидкістю 200 – 230 м/хв, обладнана напірним ящиком, який має напірний пристрій з повітряною подушкою, трьома розподільними валами і конічним впускним колектором. Сітковий стіл машини має довжину 18 000 мм, ширину 2400 мм і обладнаний трехсекційною формуючою дошкою, 28 гідропланками, 10 відсмоктувальними ящиками, гауч-валом. Пресова частина складається з трьох пресів, з яких перший – відсмоктувальний, причому кожен вал преса працює із сукном Між гауч-валом і першим пресом встановлено пересмоктувальний пристрій. Передбачено використання голкопрошивних сукон. Ці сукна мають підвищену міцність (маса 1 м2 близько 1200 г), доброю пропускною здатністю і не залишають маркування на папері. Вміст синтетичних волокон в таких сукнах досягає 75 %, [1].

Папероробна машина має сушильну частину, що складається із 20 сушильних циліндрів, які згруповані у 10 секцій по 2 сушильних циліндра в групі. Машина обладнана шестивальним каландром з регульованим бомбуванням нижнього валу і охолоджуючим шабером.

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

2 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПІДПЕРГАМЕНТУ

2.1 Характеристика сировини і готової продукції

Даним дипломним проектом передбачено виготовлення підпергаменту марки П з масою 1 м2 52 г, з ГОСТ 1760-2014 [2]. За волокнистий напівфабрикат для виробництва такого паперу є сульфітна хвойна невибілена целюлоза марки Ж-2 згідно стандарту [3].  Целюлоза марки Ж-2 призначена для виробництва жиронепроникного пакувального паперу і паперу зниженої маси 1 м2. Показники якості целюлози наведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 ‒ Показники якості сульфітної хвойної невибіленої целюлози

| Найменування показника | Норма для марок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методи випробу-вання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ж-0 | Ж-1 |  | Ж-2 |  | Ж-3 |  | Ж-4 | Ж-5 |  |  |
| 1.Ступінь делігніфікації: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По ГОСТ 10070 |
| - не більше | - | - |  | 37-27 |  | 35-27 |  | - | 27 |  |  |
| - не менше | 27 | 27 |  | - |  | - |  | 27 | - |  |  |
| 2. Розривна довжина, м, не менше | 9000 | 8700 |  | 8200 |  | 7500 |  | 7000 | 6500 |  | По ГОСТ 13525.1 |
| 3. Міцність на злам (число подвійних перегинів), не менше | 3000 | 2800 |  | 2000 |  | 1500 |  | 1000 | 800 |  | По ГОСТ 13525.2 |
| 4. Масова частка смол і жирів, %, не більше | 1,0 | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 |  | По ГОСТ 6841 |
| 5. засміченість – розрахункова кількість смітинок на 1 м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По ГОСТ 14363.3 |
| - площею от 0,1 до 1,0 мм2включ., не більше | 500 | 600 |  | 650 |  | 650 |  | 750 | 750 |  |  |

Змн.

Арк.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

Дата

Арк.

7

Продовження таблиці 2.1

| 6. Масова доля пентозанів, %, не менше | 5,5 |  | 5,3 | 5,3 | - |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. рН водноЇ витяжки целюлози (холодне екстрагування), не менше | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | По ГОСТ 12523 |
| 8. Вологість, %, не більше | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | По ГОСТ 16932 |

Норми показників якості наведено в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2‒ Норми показників якості паперу

| Найменування показника | Значення для марок |  |  |  |  |  |  |  |  | Методи випробування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЖВК | ЖК | ЖВ |  | ЖУ |  | П |  |  |  |
| 1. Маса підпергаменту площею 1 м2, г | 50,0±2,0 45,0±2,0 40,0±2,0 | 50,0±2,0 45,0±2,0 40,0±2,0 | 52,0±3,0 45,0+3,0 40,0±2,0 |  | 52,0±3,0 45,0+3,0 40,0±2,0 |  | 52,0±3,0 45,0+3,0 40,0±2,0 |  |  | По ГОСТ 13199 |
| 2. Жиропроникність, не менше, для маси підпергаменту площадю 1 м2, г: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По ГОСТ 13525.13, розділ 4 |
| 50,0 | 1800 | 1200 | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 45,0 | 900 | 800 | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 40,0 мг, не більше, для маси підпергаменту площадю 1 м2 , г: | 600 | 500 | - |  | - |  | - |  |  | По ГОСТ 13525.13, розділ 3 |
| 52,0 | - | - | 20 |  | - |  | 25 |  |  |  |
| 45,0 | - | - | 25 |  | - |  | 28 |  |  |  |
| 40,0 | - | - | 28 |  | - |  | 30 |  |  |  |
| 3 Жиростійкість поверхні, бали Кіта, в середньому по двох сторонах, не менше | - | - | - |  | 4 |  | - |  |  | По 9.10 настоящего стандарта |
| 4 Відносна вологоміцність, %, не менше | 25,0 | - | 8,0 |  | - |  | - |  |  | По ГОСТ 13525.7, раздел 3 и 9.7 настоящего стандарта |
| 5 Міцність на злам під час багаторазових перегинів за двома напрямками, не менше | 250 | 240 | 230 |  | 220 |  | 180 |  |  | По ГОСТ 13525.2 |
| 6 Відносний опір продавлюванню, кПа (кгс/см), не менше: для маси підпергаменту площадю 1 м2, г: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По ГОСТ 13525.8 |
| 52,0 |  |  | 270 (2,7) |  | 260 (2,6) |  | 260 (2,6) |  |  |  |
| 50,0 | 300 (3,0) | 280 (2,8) | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 45,0 | 280 (2,8) | 270 (2,7) | 260 (2,6) |  | 250 (2,5) |  | 250 (2,5) |  |  |  |
| 40,0 | 250 (2,5) | 250 (2,5) | 250 (2,5) |  | 240 (2,4) |  | 240 (2,4) |  |  |  |
| 7 Білість, %, не менше | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  |  | По ГОСТ 30113 |
| 8 Засміченість (число смітинок на 1 м2) площадю, мм2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По ГОСТ 13525.4 |
| св. 0,2 до 0,5 включ., не більше | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | 60 |  |  |  |
| " 0,5 " 1,0 " | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5 |  |  |  |
| " 1,0 | Не допускается | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается |  | Не допускается |  |  |  |
| 9 Вологість, % | 7,0±1,5 | 7,0±1,5 | 7,0±1,5 |  | 7,0±1,5 |  | 7,0±1,5 |  |  | По ГОСТ 13525.19 |
| Примітка ‒ При виготовленні підпергаменту марки П з невибіленої целюлози показник білості не нормується. Підпергамент виготовляють кольору природного волокна і застосовують тільки для вистилання тари. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Змн.

Арк.

Підпис

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

Підпис

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

Підпис

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

Підпис

Дата

Арк.

7

2.2 Технологічна схема та її опис

Технологічна схема виробництва підпергаменту наведена на рисунку 2.1. Підготовка маси відбувається одним потоком, в якості волокнистого напівфабрикату використовується сульфітна хвойна невибілена целюлоза. Целюлоза за допомогою транспортера подається в гідророзбивач (1). Завантаження в гідророзбивач здійснюється безперервним способом, для розволокнення целюлози використовується регістрова вода. Об'єм маси в гідророзбивачі підтримується постійним, а концентрація маси – на рівні 3,87 %. Розпущена маса із гідророзбивача відцентровим насосом подається в приймальний басейн (2). Там відбувається акумулювання маси перед розмелюванням. Для підримання рівномірної концентрації басейн має циркуляційний пристрій.

Для розмелювання використовуються дискові млини (3). Встановлюється 9 млинів, оскільки середній приріст ступеня млива  приблизно  дорівнює 8 0ШР. Початковий ступінь млива волокнистої суспензії становить 12 0ШР. Розмелювання триває до ступеня млива 800ШР. Концентрація маси – 3,87 %. Для забезпечення рівномірної концентрації, а також для зниження температури маси і тиску встановлюється 3 проміжні басейни (4) після другого, п'ятого та сьомого млинів. Після розмелювання маса подається в композиційний басейн (5), куди крім того подається обіговий брак, в кількості 7,1 %. За допомогою відцентрового насосу маса перекачується в машинний басейн (6), після чого подається в бак постійного рівня (7).

Перед подачею маси на папероробну машину для очищення її від домішок мінерального походження (переважно пісок) маса подається на триступеневу систему очищення. Перед першим ступенем маса розбавляється регістровою водою в змішувальному насосі (8), до концентрації 0,73 %.

Після першого ступеня очищення маса подається на змішувальний насос і на вузловловлювач(12) для очищення маси від включень органічного волокнистого характеру (вузли, пучки волокон, згустки). Очищення маси в центриклинерах відбувається під дією відцентрових сил, що виникають у вихрових потоках.

Змн.

Арк.

.

Підпис

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Підпис

Дата

Арк.

7

Відходи від першого ступеня центриклинерів збираються в закритому колекторі і після розбавлення обіговою водою до концентрації 1,2 % направляються на другий ступінь очищення. Очищена маса з другого ступеня подається на повторне очищення на перший ступінь. Відходи другого ступеня збирають в жолобі (№ 2), де розбавляються водою до концентрації 0,7 % і поступають на третій ступінь очищення. Відходи третього ступеня видаляються у відвал, а очищена маса поступає на повторне очищення на другий ступінь.

Також в ході проходження маси по системі центриклинерів вона піддається деаерації, за рахунок роботи першого ступеня центриклинерів під розрідженням, що створюється вакуумним насосом (10). Відходи від першого ступеня центриклинерів через жолоб поступають у сепаратор (9), де відбувається відділення повітря, що відсмоктується вакуум-насосом.

Маса поступає у верхню частину вузлоуловлювача через тангенційно розміщений штуцер під тиском. За рахунок відцентрових сил, що утворилися важкі включення відкидаються до зовнішньої сітки корпусу, після чого під дією сили тяжіння опускаються вниз в жолоб важких відходів. Очищена від важких включень маса під дією напору і лопатей ротора, проходячи через отвори сит виходить з апарату. Відходи селектифайєра опускаються і видаляються через спеціальний штуцер із засувкою на вібраційну сортувалку (13). Волокно разом з водою, що було відокремлено на сортувалці направляються у збірник регістрових вод.

Відсортована та очищена маса з концентрацією 0,55 % подається в напірний ящик закритого типу (14), звідки на сітку папероробної машини. Для рівномірного розподілу маси та регулювання процесу зневоднення полотна після грудного вала (15) встановлена грудна дошка (16), гідропланки (18), та відсмоктувальні ящики (19). Паперове полотно після гауч-вала (20) із сухістю 18% за допомогою вакуум-пересмоктувального пристрою подається у пресову частину, яка складається з трьох двовальних пресів (з першого прямого вакуумного пресу(21) і двох прямих гладких пресів(22)). Сухість полотна після пресової частини становить  38%. Далі полотно поступає в сушильну частину (23), для остаточного видалення води з

Змн.

Арк.

.

Підпис

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Підпис

Дата

Арк.

7

полотна. Вид сушіння – контактний. Гостра пара подається в середину сушильних циліндрів. Сушіння відбувається внаслідок контакту вологого полотна з нагрітою поверхнею сушильного циліндра, та за умови вільного пробігу полотна між циліндрами.

В кінці сушильної частини встановлено два холодильні циліндри з метою врівноваження та підвищення вологості на 1-2%. Після чого полотно із сухістю 90,5 % поступає на машинний каландр(24) де набуває остаточної гладкості, а далі на накат. Далі подається на поздовжньо-різальний верстат(25) і надходить на пакування(26), після чого –  на склад готової продукції.

Перероблення обігового браку

Мокрий брак за концентрації 0,85 % із гауч-мішалки (31) безперервно подається на згущувач (32), а потім в басейн оборотного браку (30). Брак, який утворився в пресовій частині, також поступає в гауч-мішалку. Із басейна оборотного браку (30) брак подається в композиційний басейн (5).

Для розпускання сухого машинного браку, який утворився під час сушіння та оброблення паперу, встановлено гідророзбивач (27). Розпускання здійснюється з використанням регістрової води із басейну регістрових вод (33). Далі, розпущена маса поступає на пульсаційний млин (29) для дорозпускання та поступає в басейн оборотнього браку (30). Із басейна оборотнього браку маса поступає в композиційний басейн (5).

Використання обігової води

Передбачено також використання обігових вод. Регістрові води, які насичені волокном, використовуються в гідророзбивачах хвойної целюлози, для розбавлення маси в змішувальних насосах №1 та №2, а також для розпускання обігового браку. Вода з більш низьким вмістом волокна, тобто це вода від гаучвала, відсмоктувальних ящиків та від промивання сітки, подається в жолоби №1 та №2, батареї центриклинерів. Надлишок цієї води, а також регістрової надходить на прояснення, після чого її можна використати для подачі для

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

розбавлення маси у жолобах після 1-го та 2-го ступеня очищення маси цетриклинерів.

Вода після дискового фільтра направляється у басейн прояснених вод, а скоп з концентрацією 3,5 % надходить у басейн оборотнього браку (30), а потім у композиційний басейн (5).

Рис. 2.1 – Технологічна схема виробництва підпергаменту

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

2. 3 Теоретичні відомості про основні процеси виробництва

Розмелювання паперової маси

Мета розмелювання: надати волокнистому напівфабрикату певної структури стосовно розмірів за довжиною, товщиною, фракційному складі для забезпечення необхідних властивостей паперу, таких як щільність, певний ступінь гідратації, допомагає отримати більш розвинуту поверхню, надати пластичності, гнучкості та інших властивостей від яких залежить утворення міцних міжволоконних зв’язків і міцність паперового полотна.

Для розмелювання застосовуються апарати періодичної і неперервної дії – роли, конічні млини, рафінери та інші. Принцип їхньої дії полягає в тому, що волокна в присутності води у вигляді волокнистої суспензії обробляються між перехресними ножами ротора і статора розмелювального апарата. Дію ножів схематично показано на рис. 2.2. На рис. 2.2 (а) показано вкорочування волокна у разі малого зазору між ножами ротора і статора; на рис. 2.2 (б) – розчісувальну і роздавлювальну дію у разі великої відстані між ножами.

Мета розмелювання: надати волокнистому напівфабрикату певної структури стосовно розмірів за довжиною, товщиною, фракційному складі для забезпечення необхідних властивостей паперу, таких як щільність, певний ступінь гідратації, допомагає отримати більш розвинуту поверхню, надати пластичності, гнучкості та інших властивостей від яких залежить утворення міцних міжволоконних зв’язків і міцність паперового полотна.

Для розмелювання застосовуються апарати періодичної і неперервної дії – роли, конічні млини, рафінери та інші. Принцип їхньої дії полягає в тому, що волокна в присутності води у вигляді волокнистої суспензії обробляються між перехресними ножами ротора і статора розмелювального апарата. Дію ножів схематично показано на рис. 2.2. На рис. 2.2 (а) показано вкорочування волокна у разі малого зазору між ножами ротора і статора; на рис. 2.2 (б) – розчісувальну і роздавлювальну дію у разі великої відстані між ножами.

Розмелювання – найважливіший технологічний процес підготовки паперової маси, від якого в значній мірі залежать властивості паперу. Водночас розмелювання є найбільш енергоємним процесом у паперовому виробництві. Не розмелені волокна мають малу міцність, слаборозвинуту поверхню і мало гідратовану структуру, внаслідок цього такі волокна погано зв’язуються одне з одним в паперовому листі [4].

Вода відіграє важливу роль, тому що  вона, як і волокна, містить гідроксильні групи і здатна поєднуватися з ними за допомогою водневого зв’язку. Водневий зв’язок виникає на відстані між атомами водню і кисню не більше 2,55 – 2,75 ∙ 10-10 м. На рис. наведено схематичне зображення водневого зв’язку в сухій целюлозі і водневого зв’язку через мономолекулярну і полімолекулярну плівку води у вологій целюлозі [5].

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Рисунок 2.2 – Схема дії ножів.

а – вкорочення волокон; б – розчісування і роздавлювання волокна

Вільна вода – це вода між волокнами, вона легко видаляється фільтрацією і віджиманням. Капілярно-зв’язана – знаходиться в порах і капілярах волокна; вона зв’язана силами поверхневого натягу і для її видалення потрібне значне зусилля, причому, чим менший розмір пор, тим важче вона видаляється. Молекулярно-зв’язана вода зв’язана за допомогою водневого зв'язку з гідроксильними групами целюлози і геміцелюлоз.

Під час розмелювання відбувається фібрилювання. Існує як зовнішнє, так і внутрішнє фібрилювання. пластичності, гнучкості та інших властивостей від яких залежить утворення міцних міжволоконних зв’язків і міцність паперового полотна.

Вільна вода – це вода між волокнами, вона легко видаляється фільтрацією і віджиманням. Капілярно-зв’язана – знаходиться в порах і капілярах волокна; вона зв’язана силами поверхневого натягу і для її видалення потрібне значне зусилля, причому, чим менший розмір пор, тим важче вона видаляється. Молекулярно-зв’язана вода зв’язана за допомогою водневого зв'язку з гідроксильними групами целюлози і геміцелюлоз.

Під час розмелювання відбувається фібрилювання. Існує як зовнішнє, так і внутрішнє фібрилювання. пластичності, гнучкості та інших властивостей від яких залежить утворення міцних міжволоконних зв’язків і міцність паперового полотна.

Вода може перебувати з волокном у наступних станах: вільному, капілярно-зв’язаному і молекулярно-зв’язаному.

Зовнішнє фібрилювання полягає у відокремленні від волокна клітинних оболонок і фібрил, що призводить до збільшення загальної зовнішньої поверхні волокна і звільнення великої кількості вільних гідроксильних груп на його поверхні, які сприяють утворенню міцного міжволоконного зв’язку [5].

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Рисунок 2.3  Схематичне зображення утворення водневих зв’язків.

а – зображення водневого зв’язку в сухій целюлозі; б – водневий зв’язок через мономолекулярну плівку води у вологій целюлозі; в – водневий зв’язок через полімолекулярну плівку води у вологій целюлозі

З рис. 2.4 видно, що розривна довжина паперу швидко зростає на першій стадії розмелювання, досягає максимуму за ступеня млива приблизно 60 – 70 °ШР, а потім починає зменшуватись. Приблизно так само змінюється і крива міцності на злом під час багаторазових перегинів, але зазвичай ця крива досягає максимуму раніше, тобто за дещо меншого ступеня млива целюлози, ніж крива розривної довжини. Також переломну точку має і крива опору роздиранню, але вона досягається раніше на першій стадії розмелювання целюлози, а далі крива спадає, внаслідок змін довжини волокна під час розмелювання [4].

Такий хід кривих механічної міцності паперу пояснюється розвитком сил зв’язків між волокнами і зміною середньої довжини волокна під час розмелювання. Перша ділянка кривої до точки перегину характеризує переважний вплив на цей показник сил зв’язку між волокнами, а друга ділянка після переломної точки – переважний вплив середньої довжини волокна.

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Рисунок 2.4 – Зміна основних властивостей паперу під час розмелювання ВНФ:

1– розривна довжина; 2 – опір злому під час багаторазових перегинів;                    3 – опір роздиранню; 4 – середня довжина волокна;  5 – міжволоконні сили зв’язку; 6 – вбирна здатність; 7- повітропроникність; 8 – деформація під час зволоження; 9 – об’ємна маса

Розтяжність паперу і його об’ємна маса зростають в міру розмелювання первинної целюлози, а поглинаюча здатність і повітропроникність паперу, знижуються по затухаючій кривій [4].

Залежність деформації паперу після зволоження від ступеня млива первинної целюлози має лінійний характер: деформація паперу збільшується з підвищенням ступеня млива целюлози. На цей показник, крім сил зв’язків, впливають і інші чинники: орієнтація волокон, умови відливання і сушіння паперового полотна та інші.

З наведених даних видно, що розмелювання целюлози має великий вплив на всі основні властивості готового паперу. Визначальним чинником є зміна розмірів волокон і сили міжволоконних зв’язків у папері.

До чинників, що впливають на ефективність розмелювання належать [4]:

1. Тривалість. При збільшенні тривалості – пропускна здатність будь-якого розмелювального апарату зменшується. А залежність між пропускною здатністю і тривалості оброблення зворотно пропорційна. Відповідно підвищується ефект

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

оброблення: збільшується ступінь млива маси, підвищується міцність паперу,

5. Кислотність маси. Зміна кислотності середовища в межах рН = 5 – 8,5,       в якому зазвичай здійснюють розмелювання, не має істотного впливу на швидкість розмелювання і його ефективність. Збільшення рН середовища до 10 – 11 прискорює процес розмелювання і дозволяє зменшити витрату енергії на 15 – 20 %, оскільки набрякання волокна збільшується, однак целюлоза у цьому випадку жовтіє.

5. Кислотність маси. Зміна кислотності середовища в межах рН = 5 – 8,5,       в якому зазвичай здійснюють розмелювання, не має істотного впливу на швидкість розмелювання і його ефективність. Збільшення рН середовища до 10 – 11 прискорює процес розмелювання і дозволяє зменшити витрату енергії на 15 – 20 %, оскільки набрякання волокна збільшується, однак целюлоза у цьому випадку жовтіє.

2. Питоме навантаження. Якщо під час розмелювання будь-якого волокнистого матеріалу поступово збільшувати питомий тиск від нуля до високого значення, то спочатку волокна будуть тільки розчісуватися, потім почнуть розщеплюватися, роздавлюватися і, нарешті, вкорочуватися. У цьому разі ріжуча дія розмелювальної гарнітури буде збільшуватись, а гідратуюча і фібрилююча – зменшуються, внаслідок чого міцність паперу на розрив, роздирання и на злом буде зменшуватись, а пухкість і пористість паперу за однакового ступеня млива маси будуть підвищуватись.

3. Концентрація маси під час розмелювання. Зменшення концентрації маси під час розмелювання призводить до зменшення товщини волокнистого прошарку між ножами розмелювального апарату, і волокна піддаються більшій ріжучій дії ножів, внаслідок чого вони більше вкорочуються і менше гідратуються. Зменшення концентрації маси під час розмелювання дає той же ефект, що й підвищення питомого тиску за однієї й тієї ж концентрації маси.

4. Гарнітура для розмелювання. Розмелювальна гарнітура апаратів може бути металевою, базальтовою і комбінованою (з перших двох). Металева гарнітура може бути лінійною і набірною. Базальтова гарнітура застосовується в ролах, в конічних і дискових млинах, коли потрібна жирна маса. Комбінована гарнітура застосовується в ролах, і іноді, в конічних млинах.

П

2. Питоме навантаження. Якщо під час розмелювання будь-якого волокнистого матеріалу поступово збільшувати питомий тиск від нуля до високого значення, то спочатку волокна будуть тільки розчісуватися, потім почнуть розщеплюватися, роздавлюватися і, нарешті, вкорочуватися. У цьому разі ріжуча дія розмелювальної гарнітури буде збільшуватись, а гідратуюча і фібрилююча – зменшуються, внаслідок чого міцність паперу на розрив, роздирання и на злом буде зменшуватись, а пухкість і пористість паперу за однакового ступеня млива маси будуть підвищуватись.

3. Концентрація маси під час розмелювання. Зменшення концентрації маси під час розмелювання призводить до зменшення товщини волокнистого прошарку між ножами розмелювального апарату, і волокна піддаються більшій ріжучій дії ножів, внаслідок чого вони більше вкорочуються і менше гідратуються. Зменшення концентрації маси під час розмелювання дає той же ефект, що й підвищення питомого тиску за однієї й тієї ж концентрації маси.

4. Гарнітура для розмелювання. Розмелювальна гарнітура апаратів може бути металевою, базальтовою і комбінованою (з перших двох). Металева гарнітура може бути лінійною і набірною. Базальтова гарнітура застосовується в ролах, в конічних і дискових млинах, коли потрібна жирна маса. Комбінована гарнітура застосовується в ролах, і іноді, в конічних млинах.

П

змінюється середня довжина волокна.

6. Температура маси. Підвищення температури маси під час розмелювання несприятливо позначається на цьому процесі і на властивостях одержуваного паперу. Зниження температури маси сприяє зменшенню тривалості розмелювання

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

і зменшенню витрати енергії за одночасного підвищення механічної міцності паперу.

7. Гідрофільні добавки. У разі введення добавок в паперову масу, вони адсорбуються на волокні і тим самим сприяють інтенсивному набуханню волокна, а під час розмелювання надають волокнам гнучкості і еластичності [4].

Деаерація маси перед відливанням на сітку

До великих ускладнень під час відливання паперового полотна, особливо на високошвидкісних машинах, призводять піна та бульбашки повітря, що знаходяться в масі. Бульбашки повітря ускладнюють зневоднення, сприяють утворенню дефектів в папері у вигляді плям, погіршують просвіт і роблять папір менш однорідним. Піна спричиняє утворення згустків, які, потрапляючи на сітку, утворюють плями і дірки в паперовому полотні, а іноді призводять до його обриву.

Причиною піноутворення є виділення розчиненого і механічно захопленого повітря, а також наявність в масі поверхнево-активних речовин, що адсорбуються на поверхні плівки, що оточує бульбашки повітря, і стабілізує піну. Такими піноутворювачами є солі жирних і смоляних кислот, які зазвичай завжди присутні в паперовій масі як у целюлозному волокні, так і в проклеювальних речовинах. Стабілізації піни сприяють також і тонкодисперсні тверді речовини, що концентруються навколо бульбашок повітря: каолін та інші мінеральні включення, барвники [5].

Для боротьби з піною і бульбашками повітря в масі застосовують різні методи: механічне розбивання піни в жолобах і напірних ящиках вібруючими або обертовими водяними соплами; механічне глушіння піни і бульбашок повітря паром з парових сопел, що встановлюються безпосередньо над сіткою папероробної машини; колоїдно-хімічні методи – додавання в масу поверхнево-активних речовин, які витісняють піноутворюючі речовини з поверхні плівки [4].

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Формування і зневоднення полотна паперу

На формування паперового полотна на сітці впливає багато чинників, серед яких найважливішими є: конструкція сіткового столу і стан його складових елементів, ступінь розбавлення маси перед машиною, швидкість надходження маси на сітку, температура маси, рН середовища, хімічні добавки, властивості паперової маси, товщина одержуваного полотна, тощо.

Зазначені вище обставини, що свідчать про складність процесу відливу паперу на сітковому столі папероробної машини.

Формування паперового полотна на сітковому столі папероробної машини здійснюється одночасно з процесом зневоднення паперової маси, що відбувається в результаті фільтрації через шар волокон і сітку. На початку сіткового столу відбувається формування тонкого шару волокон, який поступово збільшується, підвищуючи при цьому опір фільтрації.

Тому необхідно дотримуватися оптимального режиму відливання полотна.

Серед факторів, що впливають на процес відпливу паперового полотна, важливе значення має концентрація вихідної паперової маси. При виборі концентрації маси перед відливом керуються наступним загальним правилом: потрібно розбавляти масу в меншій мірі при виготовленні паперу з більшою масою 1 м2 і при використанні вихідної паперової маси з більшим ступенем розмелювання.  Таким чином можна поліпшити умови для рівномірнішого розподілу маси на сітці можна за рахунок збільшення ступеня розбавлення маси. Чим меншу маса 1 м2 полотна, тим більшим повинен бути ступінь розбавлення маси.

Тому необхідно дотримуватися оптимального режиму відливання полотна.

Серед факторів, що впливають на процес відпливу паперового полотна, важливе значення має концентрація вихідної паперової маси. При виборі концентрації маси перед відливом керуються наступним загальним правилом: потрібно розбавляти масу в меншій мірі при виготовленні паперу з більшою масою 1 м2 і при використанні вихідної паперової маси з більшим ступенем розмелювання.  Таким чином можна поліпшити умови для рівномірнішого розподілу маси на сітці можна за рахунок збільшення ступеня розбавлення маси. Чим меншу маса 1 м2 полотна, тим більшим повинен бути ступінь розбавлення маси.

Під час зневоднення маси на сітці утворюється волокнистий фільтрувальний

Розбавлена водна суспензія добре розмелених целюлозних волокон має негативний заряд, завдяки чому волокна взаємно відштовхуються. Зі збільшенням концентрації маси та довжини волокна збільшується ймовірність утворення осаду, що негативно позначається на якості паперу і картону, [4].

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Таким чином при виробленні товстих видів паперу, наприклад картону, відлив здійснюють з більш густої маси, ніж при виробленні тонкого паперу.  У випадках виготовлення тонкого паперу, але з маси жирного помелу (конденсаторний папір) паперову масу сильно розбавляють, із-за необхідності ретельного очищення вихідної маси і отримання паперу однорідної структури з рівномірним розподілом. Наявність великої кількості води сприяє роз'єднанню скупчень волокон і отримання більш однорідної структури паперового полотна.

Таким чином при виробленні товстих видів паперу, наприклад картону, відлив здійснюють з більш густої маси, ніж при виробленні тонкого паперу.  У випадках виготовлення тонкого паперу, але з маси жирного помелу (конденсаторний папір) паперову масу сильно розбавляють, із-за необхідності ретельного очищення вихідної маси і отримання паперу однорідної структури з рівномірним розподілом. Наявність великої кількості води сприяє роз'єднанню скупчень волокон і отримання більш однорідної структури паперового полотна.

У випадках вироблення паперу підвищеної товщини і щільності, а також при використанні маси жирного помелу. Збільшення при цьому труднощів з зневодненням паперового полотна на папероробної машині призведе до зниження її продуктивності.

Зростання концентрації маси впливає на збільшення кількісті волокон на одиницю

На якість паперу великий вплив має співвідношення швидкостей маси.

Чим вища швидкість, тим інтенсивніше розподіляються пучки волокон і тим в меншій мірі утворюються пластівці. Тому щоб уникнути пластівцеутворення відлив паперу бажано здійснювати в найкоротший проміжок часу зі збереженням турбулентного режиму руху маси під час відпливу. При підвищеній швидкості папероробної машини (більшій швидкості зневоднення) структура паперу поліпшується, так як на сітці майже не утворюється пластівців волокон.

Для досягнення цього ефекту важливо, щоб при високій швидкості роботи папероробної машини негативні явища (сплески маси на сітці, утворення

На якість паперу великий вплив має співвідношення швидкостей маси.

Чим вища швидкість, тим інтенсивніше розподіляються пучки волокон і тим в меншій мірі утворюються пластівці. Тому щоб уникнути пластівцеутворення відлив паперу бажано здійснювати в найкоротший проміжок часу зі збереженням турбулентного режиму руху маси під час відпливу. При підвищеній швидкості папероробної машини (більшій швидкості зневоднення) структура паперу поліпшується, так як на сітці майже не утворюється пластівців волокон.

Для досягнення цього ефекту важливо, щоб при високій швидкості роботи папероробної машини негативні явища (сплески маси на сітці, утворення

об'єму маси, що підвищує ймовірність утворення пластівців (флокуляції). 
 Утворення пластівців волокон під час формування паперу веде до погіршення показників якості, таких як нерівномірний просвіт паперу. Більш тонкі ділянки виявляються менш міцними, мають менший опір проходженню електричного струму в електроізоляційному папері. В папері з нерівномірним просвітом легше виникають локальні внутрішні напруги, що викликають викривлення поверхні паперу.

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

перехресних  струменів) не заважало дії позитивного фактора - прискореного процесу зневоднення, при якому ймовірність утворення пластівців мінімальна.

Зміна в'язкості рідкої фази суспензії також впливає  на пластівців. Збільшення в'язкості дисперсної середовища в рухомому потоці паперової маси сприяє зменшенню ефекту пластівцеутворення. Оскільки температура впливає на в’язкість, доцільно максимальне підвищення температури паперової маси, яка подається на сітку папероробної машини [5].

Сухість паперового полотна після сіткового столу досягає близько 20 %, подальше зневоднення паперу буде більш інтенсивніше, за зневоднення на сітковому столі. Процес пресування сприяє подальшому зневодненню до сухості полотна близько 25 – 40 %. Під час пресування полотно набуває багато властивостей, пов'язаних з його ущільненням і зміцненням: знижується пористість, повітропроникність і вбираюча здатність, підвищується його щільність і прозорість.

Сухість паперового полотна після сіткового столу досягає близько 20 %, подальше зневоднення паперу буде більш інтенсивніше, за зневоднення на сітковому столі. Процес пресування сприяє подальшому зневодненню до сухості полотна близько 25 – 40 %. Під час пресування полотно набуває багато властивостей, пов'язаних з його ущільненням і зміцненням: знижується пористість, повітропроникність і вбираюча здатність, підвищується його щільність і прозорість.

Пресування паперового полотна

Пресування здійснюється на вовняних сукнах, які оберігають слабкий ще папір від руйнування, пропускають віджату вологу і одночасно сукна виконують транспортуючу функцію паперу. Зазвичай на машині встановлюються декілька мокрих пресів. Класифікують преси за кількістю валів: двовальні або тривальні (здвоєні). Двовальні преси можуть бути прямими, зворотними і згладжувальними (офсетними) [4].

На процес зневоднення вологого паперового полотна впливають ряд чинників, такі як: якість сукон та тип пресів, що використовуються, композиція паперової маси і ступінь млива,  питомий тиск під час пресування, температура полотна, швидкість машини та ін.

Сушіння паперового полотна

Окрім остаточного зневоднення паперового полотна під час сушіння відбуваються й інші процеси, які визначають якість готової продукції, що багато

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

в чому залежать від режиму сушіння. В ході видалення води з полотна відбувається зближення волокон за рахунок  поверхневого натягу, який утворюється, тому що відбувається утворення міжволоконних водневих 
зв’язків, [5].

Вважається, що зневоднення сушінням обходиться в 10 – 12 разів дорожче, ніж видалення вологи на пресах, і в 60 – 70 разів дорожче, ніж видалення води на сітковому столі папероробної машини. Тільки ту вологу, яку методами механічного впливу не вдається видалити, видаляють в сушильній частині машини випаровуванням. Слід мати на увазі, що підвищення відносної сухості паперу перед сушінням на кожний 1 % призводить до економії витрати пари на сушіння в розмірі 5 % [5].

Для інтенсифікації процесу сушіння паперу використовується і конвективний вид сушіння. При якому над деякими сушильними циліндрами встановлюють ковпаки швидкісного сушіння, а також з вводять додаткове обдування гарячим повітрям полотна вздовж циліндрів.

Останнім часом для сушіння деяких видів паперу та надання йому  підвищеної пористості використовують сушіння з тепломеханічним витісненням вологи, під час якого відбувається механічне витиснення вологи шляхом просочування через пори полотна гарячого повітря. Такий спосіб дозволяє підвищити інтенсивність зневоднення приблизно в 10 разів, ніж при використанні звичайного контактного способу.

Для інтенсифікації процесу сушіння паперу використовується і конвективний вид сушіння. При якому над деякими сушильними циліндрами встановлюють ковпаки швидкісного сушіння, а також з вводять додаткове обдування гарячим повітрям полотна вздовж циліндрів.

Останнім часом для сушіння деяких видів паперу та надання йому  підвищеної пористості використовують сушіння з тепломеханічним витісненням вологи, під час якого відбувається механічне витиснення вологи шляхом просочування через пори полотна гарячого повітря. Такий спосіб дозволяє підвищити інтенсивність зневоднення приблизно в 10 разів, ніж при використанні звичайного контактного способу.

З усіх відомих методів сушіння паперу найпоширенішим є контактний спосіб, при якому вологе полотно отримує тепло безпосередньо від поверхні сушильних циліндрів, що нагріваються гострою парою зсередини. Такий спосіб, порівняно з іншими, ефективніший, тому що вважається більш економічним і надає більш високу якість полотну, підвищує його гладкість. Однак поряд з перевагами такий спосіб має і недоліки, наприклад його висока металоємність, такий спосіб сушіння вимагає великих експлуатаційних витрат.

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

1. Температура поверхні сушильних циліндрів знаходиться в прямій залежності від температури гріючої пари, чим більша різниця температур між гріючою парою і висушуваним полотном, тим більше буде передано йому тепла на випаровування вологи і тим інтенсивніше буде відбуватися процес сушіння.

Для обігріву сушильних циліндрів використовується, переважно насичена водяна пара 140 °С з тиском близько 0,35 МПа. Однак зовнішня поверхня сушильних циліндрів зазвичай має меншу температуру на 10 – 20 °С, а полотно, що сушиться має температуру ще на 15 – 40 °С меншу за температуру поверхні циліндра. Тому наявність зазначеного температурного перепаду між полотном, а також короткочасність цієї операції на машині іноді викликає необхідність застосування  для інтенсифікації процесу сушіння пари тиском близько 0,6 і навіть до 1 МПа з температурою близько 180 °С.

1. Температура поверхні сушильних циліндрів знаходиться в прямій залежності від температури гріючої пари, чим більша різниця температур між гріючою парою і висушуваним полотном, тим більше буде передано йому тепла на випаровування вологи і тим інтенсивніше буде відбуватися процес сушіння.

Для обігріву сушильних циліндрів використовується, переважно насичена водяна пара 140 °С з тиском близько 0,35 МПа. Однак зовнішня поверхня сушильних циліндрів зазвичай має меншу температуру на 10 – 20 °С, а полотно, що сушиться має температуру ще на 15 – 40 °С меншу за температуру поверхні циліндра. Тому наявність зазначеного температурного перепаду між полотном, а також короткочасність цієї операції на машині іноді викликає необхідність застосування  для інтенсифікації процесу сушіння пари тиском близько 0,6 і навіть до 1 МПа з температурою близько 180 °С.

Основні чинники, які впливають на процес сушіння [5]:

Зі збільшенням швидкості машини зростає інтенсивність сушіння внаслідок кращого обдування полотна навколишнім теплим повітрям у другій фазі проходження полотна циклу сушіння, саме там, де полотно здійснює вільний рух. Це призводить до вирівнювання вологості полотна. Як правило інтенсивність сушіння на звичайних циліндрах значно нижча, ніж сушіння на лощильному циліндрі великого діаметра і до того ж оснащеного ковпаком швидкісного сушіння.

2. Властивості навколишнього повітря також мають вплив на ділянки вільного ходу полотна, тут видаляється до 30 % вологи. Сушіння супроводжується значним виділенням пари і, якщо його не відводити від полотна, що сушиться то процес сушіння може припинитися.

Для першого періоду сушіння  швидкість випаровування води визначається переважно різницею вмісту вологи насиченої водяної пари за температури сушіння та у навколишньому повітрі. Для другого періоду сушіння (коли з полотна видаляється зв'язана волога), відносна вологість повітря відіграє важливу роль, і якщо воно буде насичене водяною парою, то одержати полотно з сухістю меншою, ніж його рівноважна вологість (15 – 30 %) неможливо.

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Повітря, що оточує полотно під час сушіння, повинне бути теплим з невеликим вмістом вологи. А щоб не наступило його насичення водяною парою, потрібна гарна вентиляція сушильної частини машини.

3. Загальний коефіцієнт теплопередачі від пари до полотна. Коефіцієнт теплопередачі (К), дорівнює:

K=11α1+δλ+1α2

де α1 – коефіцієнт теплопередачі у разі конденсації пари на внутрішній поверхні циліндра; α1 = 3500 – 4000 Вт/(м2м2·°С); α2 – коефіцієнт теплопередачі на зовнішній поверхні циліндра; α2 = 600 – 700 Вт/(м2·°С); λ – коефіцієнт теплопередачі стінки циліндра; для чавуну λ = 47 – 50 Вт/(м2·°С); δ – товщина стінки циліндра, м.

Наявність у парі повітря та інших газів, що не конденсуються, різко знижує коефіцієнт а2. Так, у разі вмісту в парі 1 – 2 % повітря цей коефіцієнт відповідно зменшується на 60 – 75 %. Це пояснюється тим, що теплопровідність повітря в 1600 – 1900 разів менша, ніж теплопровідність стінки сушильного циліндра. Для запобігання накопиченню повітря в сушильних циліндрах почали широко застосовувати подачу пари з надлишком на 10 – 20 %.

4. Властивостi полотна паперу і картону. Найбільший вплив мають такі показники полотна паперу, як товщина і маса 1 м2, наявність наповнювачів, вид волокна і ступінь його млива. Підвищення товщини полотна погіршує умови теплопередачі, крім того зростає опір проходженню пари з контактного шару до зовнішньої поверхні. Чим щільнішим буде полотно, тим важче з нього буде видалятися волога під час сушіння.

Вплив процесу сушіння на властивості паперу. Під час сушіння в міру видалення вільної вологи з полотна починає відбуватися усадка полотна у всіх напрямках за рахунок сил поверхневого натягу води, що випаровується (до 200 МПа). Ці сили змушують волокна зближуватися, орієнтують розташування ОН-груп в результаті чого вони з’єднуються між собою, з утворенням міжволоконного водневого зв'язку. З моменту видалення зв'язаної вологи відбувається також

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

усадка самих волокон з виникненням у них незворотних колоїдно-хімічних процесів, особливо тих, що помітно перебігають під час їхнього пересушування [4].

З підвищенням температури сушіння процес усадки зменшується, тому що, у цьому разі послаблюються сили поверхневого натягу води, які сприяють зближенню волокон, знижується тривалість їхньої дії, а крім того інтенсивне випаровування вологи з полотна сприяє розпушенню його структури. Тому папір і картон, які повинні мати міцну зімкнуту структуру, рекомендується сушити відносно повільно і за порівняно невисокої температури, а пористі їхні види з високою фільтрацією та вбирністю, з малим ступенем усадки – швидко і за підвищених температур. У останньому випадку є дуже ефективним сушіння з фільтрацією гарячого повітря крізь висушуване полотно.

У разі збільшення натягу полотна під час сушіння усадка його зменшується, що призводить до зменшення його розтяжності та міцності.

5. Температурний режим сушіння. У разі пересушування полотна, тобто якщо вміст вологи становить менше 6 %, міцність його знижується, тому що у цьому випадку відбуваються помітні незворотні процеси дегідратації волокон і, як наслідок, У результаті останні стають менш еластичними, більш ламкими.

Таким чином, під час сушіння паперу і картону чимало факторів можна змінювати, наприклад регулювання температурного режиму сушіння і натягу полотна для покращення властивостей полотна. Наприклад для надання пористості і повітропроникності використовують різкі перепади температур між циліндрами. При повільному і поступовому підйому температури – збільшується усадка полотна та підвищується  його механічна міцність. Для кожного виду продукції використовують «свій» строго визначений температурний режим сушіння, якого необхідно дотримуватися, [5].

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

3 ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В СИРОВИННИХ РЕСУРСАХ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПАПЕРУ

3.1 Блок-схема балансу води і волокна

Блок-схема для розрахунку матеріального балансу наведена на рис. 3.1.

Хвойна целюлоза

Хвойна целюлоза

Рис. 3.1 Блок-схема балансу води і волокна

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

3.2 Розрахунок матеріального балансу води і волокна

Вихідні дані для розрахунку матеріального балансу наведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Вихідні дані матеріального балансу

| Найменування статей | Вихідні дані |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Джерело [1] | Джерело [2] | Приймаємо до розрахунку |
| 1.Концентрація маси на різних стадіях виробництва, % |  |  |  |
| На накаті | 94,0 | 94,0-96,0 | 90,5 |
| Після пресів | 42,0 | 38,0-42,0 | 38,0 |
| Після гауч-вала | 20,0 | 18,0-20,0 | 18,0 |
| Після відсмоктувальних ящиків | 10,0 | 10,0-12,0 | 12,0 |
| Після регістрової частини | 2,8 | 2,5-3,8 | 3,95 |
| В напірному ящику | 0,5 | 0,5-0.65 | 0,55 |
| В баці постійного рівня | 0,5 | 0,5-0,65 | 3,87 |
| В композиційному басейні | 3,2 | 3,2-3,5 | 3,87 |
| В машинному басейні | 3,2 | 3,2-3,5 | 3,87 |
| В басейні оборотного браку | 3,2 | 3,2-3,5 | 3,87 |
| Скоп після дискового фільтра | 3,2 | 3,2-3,5 | 3,87 |
| Згущувач мокрого браку | 3,2 | 3,2-3,5 | 3,87 |
| Гідророзбивач сухого браку | 3,2 | 3,2-3,5 | 3,87 |
| Гідророзбивач хвойної целюлози | 3,2 | 3,2-3,5 | 3,87 |
| Гідророзбивач листяної целюлози | 3,2 | 3,2-3,5 | 3,87 |
| Гауч-мішалка | 3,2 | 3,2-3,5 | 0,85 |
| Басейн оборотного браку | 1,0 | 0,8-1,0 | 3,87 |
| Після селектифайера | 3,2 | 3,2-3,5 | 0,55 |
| Після змішувального насоса №1 | 0,63 | 0,67-0,71 | 0,63 |
| Після змішувального насоса №2 | 0,40 | 0,40-0,43 | 0,73 |
| Після центриклинерів І ступеня | 94,0 | 94,0-96,0 | 0,70 |
| Після центриклинерів ІІ ступеня | 42,0 | 38,0-42,0 | 0,40 |
| 2. Концентрація відхідних вод, % |  |  |  |
| Регістрова вода | 0,18 | 0,17-0,20 | 0,13 |
| Підсіткові води | 0,003 | 0,003-0,004 | 0,003 |
| Відсмоктувальних ящиків | 0,10 | 0,10-0,12 | 0,10 |
| Пресові води | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Від промивання сітки | 0,005 | 0,003-0,004 | 0,004 |
| Від промивання сукон | 0,0012 | 0,001 | 0,001 |
| Прояснених вод після дискового фільтра | 0,0015 | 0,001 | 0,001 |
| В басейні надлишкових вод | 0,60 | 0,38-0,62 | 0,20 |
| Від плоскої сортувалки | 0,05 | 0,03-0,04 | 0,18 |
| Згущувача мокрого браку | 0,18 | 0,17-0,20 | 0,04 |
| 3.Витрата свіжої та надлишкової води, л/т паперу |  |  |  |
| Свіжа вода на промивання сіток | 10000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| Свіжа вода на спорски і відсічки відсмоктувальних ящиків | 6000,0 | 8500,0 | 8500,0 |
| Свіжа вода на промивання сукон | 5000,0 | 7000,0 | 6500,0 |
| Свіжа вода на відсічки на гауч-валі | 2000,0 | 3000,0 | 2500,0 |
| Надлишкова вода на сортувалку | 1000,0 | 1500,0 | 850,0 |
| 4. Витрата хімікатів, л/т паперу |  |  |  |

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Продовження таблиці 3.1

| Найменування статей | Вихідні дані |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Джерело [4] | Джерело [5] | Приймаємо до розрахунку |
| 5.Kількість браку , % від маси паперу | 2,0 | 1,5 |  |
| В процесі оброблення паперу | 3,0 | 2,5 | 1,2 |
| На накаті | 2,0 | 2,0 | 1,5 |
| В процесі сушіння паперу | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
| Мокрий брак | 2,0 | 1,5 | 2,3 |
| Після гауч-валу |  |  | 1,1 |
| 6.Композиція паперу, % | 60,0 | 40,0 |  |
| Целюлоза хвойна вибілена | 40,0 | 60,0 | 100,0 |
| 7.Концентрація відходів сортування, % |  |  |  |
| Відходи селектифайера | 0,8 | 0,7-1,0 | 1,3 |
| Центриклинерів І ступеня | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| Центриклинерів ІІ ступеня | 0,75 | 0,7 | 0,7 |
| Центриклинерів ІІІ ступеня | 0,60 | 0,72 | 0,67 |
| Відходи плоскої сортувалки | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
| 8.Сухість початкових напівфабрикатів % |  |  |  |
| Хвойна целюлоза | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| 9.Кількість відходів сортування, % (кг/т) |  |  |  |
| Цетриклинери І ступеня | 4,5 % | 5,0 % | 4,0 % |
| Цетриклинери ІІІ ступеня | 1,0 кг | 1,5 кг | 1,0 % |
| Селектифайер | 1,2 % | 1,0 % | 1,0 % |

Склад готової продукції:

На склад поступає 1000 кг паперу із заданою сухістю 90,5 %.

Отже, в ньому міститься:

абсолютно-сухого    волокна: 1000 × 0,905 = 905 кг,

води: 1000 – 905 = 95 кг.

Повздовжньо-різальний верстат (ПРВ):

З урахуванням 1,2 % браку, що утворюється під час оброблення  паперу (1000 × 0,012 = 12 кг) та надходить до гідророзбивача сухого браку,  на  ПРВ повинно поступити 1000 + 12 = 1012 кг. В папері, що проходить через ПРВ  міститься:

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

абсолютно-сухого волокна: 1012,0 × 0,905 = 915 кг,

води: 1012,0 – 915,86 = 96,14 кг.

Накат:

З урахуванням 1,5 % браку,  що утворюється під час  намотування   паперу   (1000 × 0,015 = 15 кг) та надходить до гідророзбивача сухого браку, на накат повинно  надійти 1012 +15 = 1027 кг п/с паперу.

З урахуванням вологи,  в папері, що проходить через накат, міститься:

абсолютно-сухого волокна: 1027,0 × 0,905 = 929,44 кг,

води: 1027,0 – 929,44 = 97,57 кг.

Сушильна частина:

Для визначення кількості маси, що поступає в сушильну частину та кількості води, що випаровується в процесі сушіння паперу, складемо схему потоків в процесі  сушіння:

Р1 – кількість маси, що поступає на сушіння, кг;

Р2 – кількість маси, що надходить на накат, кг;

Р3 – кількість води, що випаровується, кг;

Р – кількість браку, що поступає в гідророзбивач сухого браку, кг;

С1, С2, С3, С4 – відсоток волокна у відповідних потоках, %.

Р2=1027 кг			Р1 –?

С1= 38 %;			Р3 –?

С2= С4 = 90,5 %

Розрахунки наводимо в такому вигляді:

| Найменування |  | Маса, кг |  | Концентрація, % |  | Волокно, кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Після пресів |  | 2469,70 |  | 38,00 |  | 938,49 |  | 1531,21 |  |
| Надійшло(всього) |  | 2469,70 |  |  |  | 938,49 |  | 1531,21 |  |
| На накат |  | 1027,00 |  | 90,50 |  | 929,44 |  | 97,57 |  |
| Втрати пару |  | 1432,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1432,70 |  |
| В г/розб.сух.браку |  | 10,00 |  | 90,50 |  | 9,05 |  | 0,95 |  |
| Пішло (всього) |  | 2469,70 |  |  |  | 938,49 |  | 1531,21 |  |

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Пресова частина:

Р – кількість свіжої води, що надходить для промивання сукон, кг;

Р1 – кількість маси, що надходить в пресову частину, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає в сушильну частину, кг;

Р3 – кількість пресових вод, що поступає в стік, кг;

Р4 – кількість вод, які утворюються від промивання сукон і поступають в стік, кг;

Р5 – кількість браку, що поступає в гауч-мішалку мокрого браку, кг;

С1, С2, С3, С4, С5 – відсоток волокна у відповідних потоках, %.

Р= 6500 кг;  Р4 = Р =6500 кг; Р2= 2469,70 кг.

С1= 18 %; С2= 38 %; С3= 0,1 %;

С4= 0,001 %; С5 = С2= 38 %.

Р1 –?  Р3 –?

Розрахунки наводимо в такому вигляді:

| Найменування |  | Маса,кг |  | Концентрація,% |  | Волокно,кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Після гауч-вала |  | 5278,20 |  | 18,00 |  | 950,08 |  | 4328,12 |  |
| Св.вода на пр.сукон |  | 6500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6500,00 |  |
| Надійшло(всього) |  | 11778,20 |  |  |  | 950,08 |  | 10828,12 |  |
| На сушіння |  | 2469,70 |  | 38,00 |  | 938,49 |  | 1531,21 |  |
| Пресові води |  | 2785,50 |  | 0,1000 |  | 2,79 |  | 2782,71 |  |
| Води в/пром.сукон |  | 6500,00 |  | 0,0010 |  | 0,07 |  | 6499,94 |  |
| В г/зміш.мокр.браку |  | 23,00 |  | 38,00 |  | 8,74 |  | 14,26 |  |
| Пішло (всього) |  | 11778,20 |  |  |  | 950,08 |  | 10828,12 |  |

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Гауч–вал:

свіжа вода

на відсічки

Р

Гауч-вал

Після відсмоктувальних ящиків  Р1С1

вода в басейн  підсіткових вод         Р3С3

в пресову частину   Р2С2

мокрий брак   Р4С4

свіжа вода

на відсічки

Р

Гауч-вал

Після відсмоктувальних ящиків  Р1С1

вода в басейн  підсіткових вод         Р3С3

в пресову частину   Р2С2

мокрий брак   Р4С4

Р – кількість свіжої води, що надходить для відсічок в гауч–валі, кг;

Р1 – кількість маси, що надходить на гауч–вал, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає в пресову частину, кг;

Р3 – кількість води, що поступає в басейн підсіткових вод, кг;

Р4 – кількість браку, що поступає в гауч-мішалку мокрого браку, кг;

С1, С2, С3, С4 – відсоток волокна у відповідних потоках, %.

Р = 2500 кг;  Р2= 5278,20 кг.

С1= 12 %; С2= 18 %;

С3= 0,003 %; С4 = С2= 18 %.

Р1 –?  Р3 –?

Розрахунки наводимо в такому вигляді:

| Найменування | Маса,кг |  | Концентрація,% |  | Волокно,кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Після відсм.ящиків | 7935,08 |  | 12,00 |  | 952,21 |  | 6982,87 |  |
| Св.вода на відсічки | 2500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2500,00 |  |
| Надійшло(всього) | 10435,08 |  |  |  | 952,21 |  | 9482,87 |  |
| На пресову.частину | 5278,20 |  | 18,00 |  | 950,08 |  | 4328,12 |  |
| Води від гауч-вала | 5145,89 |  | 0,0030 |  | 0,15 |  | 5145,73 |  |
| В г/зміш.мокр.браку | 11,00 |  | 18,00 |  | 1,98 |  | 9,02 |  |
| Пішло (всього) | 10435,08 |  |  |  | 952,21 |  | 9482,87 |  |

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Відсмоктувальні ящики:

свіжа вода

на відсічки

Р

Відсмоктувальні ящики

з регістрової частини  Р1С1

вода в басейн підсіткових вод         Р3С3

на гауч-вал   Р2С2

свіжа вода

на відсічки

Р

Відсмоктувальні ящики

з регістрової частини  Р1С1

вода в басейн підсіткових вод         Р3С3

на гауч-вал   Р2С2

Р – кількість свіжої води, що надходить для відсічок, кг;

Р1 – кількість маси, що надходить на відсмоктувальні ящики, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає на гауч-вал, кг;

Р3 – кількість води, що поступає в басейн підсіткових вод, кг;

С1, С2, С3 – відсоток волокна у відповідних потоках, %.

Р= 8500 кг;  Р2= 7935,08 кг.

С1= 3,95 %; С2= 12 %;

С3= 0,1 %.

Р1 –?  Р3 – ?

Розрахунки наводимо в такому вигляді:

| Найменування | Маса, кг |  | Концентрація, % |  | Волокно, кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Після регістр.частини | 24747,40 |  | 3,95 |  | 977,52 |  | 23769,88 |  |
| Св.вода на відсічки | 8500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8500,00 |  |
| Надійшло(всього) | 33247,40 |  |  |  | 977,52 |  | 32269,88 |  |
| На гауч-вал | 7935,08 |  | 12,00 |  | 952,21 |  | 6982,87 |  |
| Води в бас.відсм.води | 25312,31 |  | 0,1000 |  | 25,31 |  | 25287,00 |  |
| Пішло (всього) | 33247,40 |  |  |  | 977,52 |  | 32269,88 |  |

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Регістрова частина:

Р – кількість свіжої води, що надходить на промивання сітки, кг;

Р1 – кількість маси, що надходить в регістрову частину, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає на відсмоктувальні ящики, кг;

Р3 – кількість регістрових вод, кг;

Р4 – кількість води, що поступає в басейн підсіткових вод, кг;

С1, С2, С3, С4 – відсоток волокна у відповідних потоках, %.

Р = 15000 кг;  Р2= 24747,40 кг;

Р4 = 15000 кг.

С1= 0,55 %; С2= 3,95 %;

С3= 0,13 %; С4= 0,003 %.

Р1 –?  Р3 –?

Розрахунки наводимо в такому вигляді:

| Найменування | Маса, кг |  | Концентрація,% |  | Волокно,кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Після н.ящика | 225226,33 |  | 0,55 |  | 1238,74 |  | 223987,58 |  |
| Свіжа вода на пром.сітки | 15000,00 |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 15000,00 |  |
| Надійшло(всього) | 240226,33 |  |  |  | 1238,74 |  | 238987,58 |  |
| На відсм.ящики | 24747,40 |  | 3,95 |  | 977,52 |  | 23769,88 |  |
| Регістрові води | 200478,93 |  | 0,1300 |  | 260,62 |  | 200218,31 |  |
| Підсіткові води | 15000,00 |  | 0,0040 |  | 0,60 |  | 14999,40 |  |
| Пішло (всього) | 240226,33 |  |  |  | 1238,74 |  | 238987,58 |  |

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Напірний ящик:

Р1 – кількість маси, що надходить в напірний ящик, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає в регістрову частину, кг.

С1, С2 – відсоток волокна у відповідних потоках, %.

Р1= 225226,33 кг; С1= 0,55 %.

Зважаючи на те, що в напірному ящику не відбувається зміни потоків маси та їх  концентрації, можна записати, що:

Р3= 225226,33 кг; С3= 0,55 %

Селектифайєр:

Р1 – кількість маси, що надходить на селектифайєр, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає в напірний ящик, кг;

Р3 – кількість маси, що поступає на сортувалку, кг;

С1, С2, С3 – відсоток волокна у відповідних потоках, %.

Р2= 225226,33кг .С2= 0,55 %; С3= 1,3 %.

Відсоток маси, що поступає на сортувалку, у відповідності з вихідними даними приймаємо рівним 1 %.

С1 –?  Р1 –? Р3 –?

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Розрахунки наводимо в такому вигляді:

| Найменування |  | Маса, кг |  | Концентрація,% |  | Волокно, кг |  |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Після зміш.нас.№1 |  | 227478,59 |  | 0,5574 |  |  | 1268,02 |  | 226210,57 |  |
| Надійшло(всього) |  | 227478,59 |  |  |  |  | 1268,02 |  | 226210,57 |  |
| На н/ящик |  | 225226,33 |  | 0,5500 |  |  | 1238,74 |  | 223987,58 |  |
| На плоску сортувал. |  | 2252,26 |  | 1,3000 |  |  | 29,28 |  | 2222,98 |  |
| Пішло (всього) |  | 227478,59 |  |  |  |  | 1268,02 |  | 226210,57 |  |

Сортувалка:

Р1 – кількість маси, що надходить на сортувалку, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає в цех виробництва картону, кг;

Р3 – кількість води, що поступає в басейн регістрових вод, кг;

Р4 – кількість води на спорски з басейна підсіткових вод, кг;

С1, С2, С3, С4 – відсоток волокна у відповідних потоках, %.

Р1= 2468,83кг; Р4= 850,0 кг

С1= 1,3 %; С2 = 4,0 %;

С3= 0,18 %, С4= 0,0591 %.

Р2 –?  Р3 –?

Результати наведено у такому вигляді:

| Найменування | Маса,кг |  | Концентрація, % |  | Волокно,кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З бас.надлишк.вод | 850,00 |  | 0,0590 |  | 0,50 |  | 849,50 |  |
| Після селектифайера | 2252,26 |  | 1,3000 |  | 29,28 |  | 2222,98 |  |
| Надійшло(всього) | 3102,26 |  |  |  | 29,78 |  | 3072,48 |  |
| В бас.регістр.вод | 2468,83 |  | 0,1800 |  | 4,44 |  | 2464,39 |  |
| В цех виробн.картону | 633,43 |  | 4,0000 |  | 25,34 |  | 608,09 |  |
| Пішло (всього) | 3102,26 |  |  |  | 29,78 |  | 3072,48 |  |

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Басейн регістрових вод:

Р1 – кількість води, що надходить з регістрової частини, кг;

Р2 – кількість води, що надходить із сортувалки, кг;

Р3 – кількість регістрової води, що поступає в гідророзбивач хвойної целюлози, кг;

Р5 – кількість регістрової води, що поступає в гідророзбивач сухого браку;

Р6 – кількість регістрової води, що поступає в гауч-мішалку мокрого браку;

Р7 – кількість регістрової води, що поступає у змішувальний насос №1, кг;

Р8 – кількість регістрової води, що поступає у змішувальний насос №2, кг;

Р9 – надлишок регістрової води, що поступає в басейн надлишкових вод;

С1, С2, С3 – відсоток волокна у відповідних потоках, %.

Р1= 200478,93кг; Р2= 2468,83кг. С1= 0,13 %; С2= 0,18 %.

С3 –?

Загальна кількість волокна = 260,62+ 4,44= 265,07кг;

Загальна кількість маси = 200478,93+ 2468,83= 202947,76кг.

Отже, середньозважений відсоток волокна  в басейні  регістрових вод =

=265,07×100202947,76=0,1306 %

Таким чином, С3= 0,1306 %.

Змішувальний насос №1:

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Р1 – кількість маси, що надходить з центриклинерів І ступеня, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає на селектифайєр, кг;

Р3 – кількість води, що надходить з басейна регістрових вод і використовується для розведення маси, кг;

С1, С2, С3 – відсоток волокна у відповідних потоках, %.

Р2= 227478,59кг; С1= 0,7 %;  С2= 0,5574 %; С3= 0,1306 %.

Р1 –?  Р3 –?

Результати наводимо у такому вигляді:

| Найменування | Маса, кг |  | Концентрація, % |  | Волокно, кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регістова вода | 56960,06 |  | 0,1306 |  | 74,39 |  | 56885,67 |  |
| Після центрикл. Іст. | 170518,53 |  | 0,7000 |  | 1193,63 |  | 169324,90 |  |
| Надійшло(всього) | 227478,59 |  |  |  | 1268,02 |  | 226210,57 |  |
| На селектифайер | 227478,59 |  | 0,5574 |  | 1268,02 |  | 226210,57 |  |
| Пішло (всього) | 227478,59 |  |  |  | 1268,02 |  | 226210,57 |  |

Центриклинери І ступеня:

Цертиклинери І ступеня

із  змішувального насоса  №2  Р1С1

на центриклинери

ІІ і ІІІ ступеня   Р3С3

в  змішувальний насос  №1 Р2С2

Цертиклинери І ступеня

із  змішувального насоса  №2  Р1С1

на центриклинери

ІІ і ІІІ ступеня   Р3С3

в  змішувальний насос  №1 Р2С2

Р1 – кількість маси, що надходить із  змішувального насоса  №2, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає в змішувальний насос №1, кг;

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Р3 – кількість маси, що поступає на центриклинери ІІ і ІІІ ступеня, кг;

С1, С2, С3 – відсоток волокна у відповідних потоках, %.

Р2= 170518,53кг. С1= 0,73 %; С2= 0,7 %; С3= 1,2 %.

Р1 –? Р3 –?

Результати наводимо у такому вигляді:

| Найменування | Маса, кг |  | Концентрація, % |  | Волокно, кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Після зміш.насоса №2 | 181557,20 |  | 0,7304 |  | 1326,09 |  | 180231,11 |  |
| Надійшло(всього) | 181557,20 |  |  |  | 1326,09 |  | 180231,11 |  |
| На змішув.насос №1 | 170518,53 |  | 0,7000 |  | 1193,63 |  | 169324,90 |  |
| На центрикл. ІІ і ІІІ ст. | 11038,68 |  | 1,2000 |  | 132,46 |  | 10906,21 |  |
| Пішло (всього) | 181557,20 |  |  |  | 1326,09 |  | 180231,11 |  |

Центриклинери ІІ і ІІІ ступеня:

Р1 – кількість маси, що надходить з центриклинерів І ступеня, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає у змішувальний насос №2, кг;

Р3 – кількість води, що надходить в жолоби №1 і №2 з басейна надлишкових вод, кг;

Р4 – кількість відходів, що поступають в стік, кг;

С1, С2, С3, С4 – відсоток волокна у відповідних потоках, %.

Р1= 11038,68кг; Р4= 150,0 кг

С1= 1,2 %; С2= 0,4 %; С4= 0,67 %; С3=0,0590 %.

Р2 –?  Р3 –?

Розрахунки наводимо у такому вигляді:

| Найменування | Маса, кг |  | Концентрація, % |  | Волокно, кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Після центрикл. І ст. | 11038,68 |  | 1,2000 |  | 132,46 |  | 10906,21 |  |
| Надлиш.вода в жолоб І і ІІ | 25780,69 |  | 0,0590 |  | 15,22 |  | 25765,47 |  |
| Надійшло(всього) | 36819,37 |  |  |  | 147,68 |  | 36671,69 |  |
| В змішув.насос №2 | 36669,37 |  | 0,4000 |  | 146,68 |  | 36522,69 |  |
| Відходи у відвал | 150,00 |  | 0,6700 |  | 1,01 |  | 149,00 |  |
| Пішло (всього) | 36819,37 |  |  |  | 147,68 |  | 36671,69 |  |

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змішувальний насос № 2:

Р1 – кількість маси, що надходить з бака постійного рівня, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає на центриклинери І ступеня, кг;

Р3 – кількість води, що поступає з басейна регістрових вод, кг;

Р4 – кількість маси, що надходить з центриклинерів ІІ ступеня, кг;

С1, С2, С3, С4 – відсоток волокна у відповідних потоках, %.

Р2= 181557,20кг; Р4= 36669,37кг.

С1= 3,87%; С2= 0,73 %; С3= 0,1306 %, С4= 0,4 %. Р1 –?  Р3 –?

Розрахунки наводимо у такому вигляді:

| Найменування |  | Маса, кг |  | Концентрація, % |  | Волокно, кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регістова вода |  | 118408,10 |  | 0,1306 |  | 154,65 |  | 118253,45 |  |
| Від центриклин. ІІ ст. |  | 36669,37 |  | 0,4000 |  | 146,68 |  | 36522,69 |  |
| З БПР |  | 26479,73 |  | 3,8700 |  | 1024,77 |  | 25454,97 |  |
| Надійшло(всього) |  | 181557,20 |  |  |  | 1326,09 |  | 180231,11 |  |
| На центрикл. І ст. |  | 181557,20 |  | 0,7304 |  | 1326,09 |  | 180231,11 |  |
| Пішло (всього) |  | 181557,20 |  |  |  | 1326,09 |  | 180231,11 |  |

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Бак постійного рівня:

Р1 – кількість маси, що надходить з машинного басейна в бак постійного рівня, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає у змішувальний насос №2, кг.

С1, С2 – відсоток волокна у відповідних потоках, %.

Р2= 26479,73кг; С2=3,87%.

Зважаючи на те, що в баці постійного рівня не відбувається зміни потоків маси та їх  концентрації, можна записати, що:

Р1= 26479,73кг; С1=3,87%.

Машинний басейн:

Машинний басейн

з композиційного басейна  Р1С1

в бак постійного рівня   Р2С2

Машинний басейн

з композиційного басейна  Р1С1

в бак постійного рівня   Р2С2

Р1 – кількість маси, що надходить з композиційного басейна, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає в бак постійного рівня, кг.

С1, С2 – відсоток волокна у відповідних потоках, %.

Р2= 26479,73кг; С2=3,87%.

Зважаючи на те, що в баці постійного рівня не відбувається зміни потоків маси та їх  концентрації, можна записати, що:

Р1= 26479,73кг; С1=3,87%.

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Розрахунок блоків перероблення сухого та мокрого браку

Гідророзбивач сухого браку:

Р1 – кількість маси, що надходить з ПРВ, сушіння та накату, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає в басейн оборотного браку, кг;

Р3 – кількість води, що надходить з басейна регістрових вод і використовується для розведення маси, кг;

С1, С2, С3 – відсоток волокна у відповідних потоках, %.

Враховуючи, що відходи сухого браку мають однакову сухість, їх можна подати одним потоком.

Таким чином, Р1= 12 + 15 + 10 = 37  кг.

С1= 90,5 %; С2= 3,87 %; С3= 0,1306 %.

Р2 –?  Р3 –?

Розрахунки наводимо у такому вигляді:

| Найменування |  | Маса, кг |  | Концентрація, % |  | Волокно, кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З ПРС |  | 12,00 |  | 90,50 |  | 10,86 |  | 1,14 |  |
| З накату |  | 15,00 |  | 90,50 |  | 13,58 |  | 1,43 |  |
| З cушіння |  | 10,00 |  | 90,50 |  | 9,05 |  | 0,95 |  |
| З бас-ну рег.вод |  | 857,17 |  | 0,1306 |  | 1,12 |  | 856,05 |  |
| Надійшло(всього) |  | 894,17 |  |  |  | 34,60 |  | 859,57 |  |
| В басейн обор.браку |  | 894,17 |  | 3,8700 |  | 34,60 |  | 859,57 |  |
| Пішло (всього) |  | 894,17 |  |  |  | 34,60 |  | 859,57 |  |

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Гауч–мішалка  мокрого браку:

Р1 – кількість маси, що надходить з пресової частини, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає на згущувач, кг;

Р3 – кількість води, що надходить з басейна регістрових вод, кг;

Р4 – кількість маси, що надходить від гауч-вала, кг;

С1, С2, С3, С4 – відсоток волокна у відповідних потоках, %.

Р1= 23  кг; Р4= 11 кг; С1= 38,0 %; С2= 0,85 %; С3= 0,1306 %; С4= 18,0 %.

Р2 –?  Р3 –?

Розрахунки наводимо у такому вигляді:

| Найменування |  | Маса, кг |  | Концентрація, % |  | Волокно, кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З пресової частини |  | 23,00 |  | 38,00 |  | 8,74 |  | 14,26 |  |
| З гауч-вала |  | 11,00 |  | 18,00 |  | 1,98 |  | 9,02 |  |
| З бас-ну рег.вод |  | 1449,97 |  | 0,1306 |  | 1,89 |  | 1448,08 |  |
| Надійшло(всього) |  | 1483,97 |  |  |  | 12,61 |  | 1471,36 |  |
| На згущ.мокрого браку |  | 1483,97 |  | 0,8500 |  | 12,61 |  | 1471,36 |  |
| Пішло (всього) |  | 1483,97 |  |  |  | 12,61 |  | 1471,36 |  |

Згущувач мокрого браку:

Згущувач мокрого браку

із гауч-мішалки   Р1С1

в басейн надлишкових вод

Р3С3

в басейн оборотного браку   Р2С2

Згущувач мокрого браку

із гауч-мішалки   Р1С1

в басейн надлишкових вод

Р3С3

в басейн оборотного браку   Р2С2

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Р1 – кількість маси, що надходить із гауч-мішалки мокрого браку, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає в басейн оборотного браку, кг;

Р3 – кількість води, що поступає в басейн надлишкових вод, кг;

С1, С2, С3 – відсоток волокна у відповідних потоках, %.

Р1 = 1449,97кг;

С1= 0,85 %; С2= 3,87 %; С3= 0,04 %.

Р2 –?  Р3 –?

Розрахунки наводимо у такому вигляді:

| Найменування | Маса, кг |  | Концентрація, % |  | Волокно, кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Після зміш.мокр.браку | 1483,97 |  | 0,8500 |  | 12,61 |  | 1471,36 |  |
| Надійшло(всього) | 1483,97 |  |  |  | 12,61 |  | 1471,36 |  |
| В басейн обор.браку | 313,84 |  | 3,8700 |  | 12,15 |  | 301,70 |  |
| В басейн надл.вод | 1170,13 |  | 0,0400 |  | 0,47 |  | 1169,66 |  |
| Пішло (всього) | 1483,97 |  |  |  | 12,61 |  | 1471,36 |  |

Басейн обігового браку:

Р1 – кількість маси, що надходить з гідророзбивача сухого браку, кг;

Р2 – кількість маси, що надходить із згущувача, кг;

Р3 – кількість маси, що поступає в композиційний басейн, кг;

С1, С2, С3 – масова частка волокна у відповідних потоках, %.

Р1= 894,17кг; Р2= 313,84кг; С1=3,87 %; С2=3,87 %; С3=3,87 %.

Р3 –?  С3 –?

Розрахунки наводимо у такому вигляді:

| Найменування | Маса, кг |  | Концентрація, % |  | Волокно, кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З г/розбив.сух.браку | 894,17 |  | 3,87 |  | 34,60 |  | 859,57 |  |
| Зі зміш.мокрого браку | 313,84 |  | 3,87 |  | 12,15 |  | 301,70 |  |
| Надійшло(всього) | 1208,02 |  |  |  | 46,75 |  | 1161,27 |  |
| В композиц.басейн | 1208,02 |  | 3,87 |  | 46,75 |  | 1161,27 |  |
| Пішло (всього) | 1208,02 |  |  |  | 46,75 |  | 1161,27 |  |

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Композиційний басейн:

Композиційний басейн

з гідророзбивача целюлози Р1С1

в машинний басейн   Р4С4

З басейна зворотного браку

Р2С2

скоп з дискового

фільтра  Р3С3

Композиційний басейн

з гідророзбивача целюлози Р1С1

в машинний басейн   Р4С4

З басейна зворотного браку

Р2С2

скоп з дискового

фільтра  Р3С3

Р1 – кількість маси, що надходить рідким потоком з гідророзбивачів, кг;

Р2 – кількість маси, що надходить з басейна оборотного браку, кг;

Р3 – кількість скопу, що надходить з дискового фільтра, кг;

Р4 – кількість маси, що поступає в машинний басейн, кг;

С1, С2, С3, С4 – відсоток волокна у відповідних потоках, %.

Р2 = 1208,02кг; Р3 = 320,50кг;

Р4= 26479,73кг.

С2 = 3,87 %; С3 = 3,87%; С4 = 3,87 %.

Р1 –?  С1 –?

Розрахунки наводимо у такому вигдяді:

| Найменування | Маса, кг |  | Концентрація, % |  | Волокно, кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Із г/розбив.хв.цел-зи | 24951,21 |  | 3,8700 |  | 965,61 |  | 23985,60 |  |
| Із басейна обіг.браку | 1208,02 |  | 3,8700 |  | 46,75 |  | 1161,27 |  |
| Скоп з диск.фільтра | 320,50 |  | 3,8700 |  | 12,40 |  | 308,10 |  |
| Надійшло(всього) | 26479,76 |  |  |  | 1024,77 |  | 25454,99 |  |
| В машинний басейн | 26479,73 |  | 3,8700 |  | 1024,77 |  | 25454,97 |  |
| Пішло (всього) | 26479,73 |  |  |  | 1024,77 |  | 25454,97 |  |

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Гідророзбивач хвойної целюлози:

Гідророзбивач хвойної ц-зи

хвойна целюлоза (зі складу)  Р1С1

з басейна регістрових вод

Р3С3

в композиційний басейн   Р2С2

Гідророзбивач хвойної ц-зи

хвойна целюлоза (зі складу)  Р1С1

з басейна регістрових вод

Р3С3

в композиційний басейн   Р2С2

Р1 – кількість хвойної целюлози, що надходить зі складу, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає в композиційний басейн, кг;

Р3 – кількість води, що надходить з басейна регістрових вод, кг;

С1, С2, С3 – відсоток волокна у відповідних потоках, %.

Р2 = 24951,21кг.

С1 = 88,0 %; С2 = 3,87 %; С3 = 0,1306 %.

Р1 –?  Р3 –?

Розрахунки наводимо у такому вигляді:

| Найменування | Маса, кг |  | Концентрація, % |  | Волокно, кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хв.цел-за зі складу | 1061,83 |  | 88,00 |  | 934,41 |  | 127,42 |  |
| Вода з бас.рег.вод | 23889,38 |  | 0,1306 |  | 31,20 |  | 23858,18 |  |
| Надійшло(всього) | 24951,21 |  |  |  | 965,61 |  | 23985,60 |  |
| В композиційний бас. | 24951,21 |  | 3,87 |  | 965,61 |  | 23985,60 |  |
| Пішло (всього) | 24951,21 |  |  |  | 965,61 |  | 23985,60 |  |

Басейн регістрових вод:

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Р1 – кількість води, що надходить з регістрової частини, кг;

Р2 – кількість води, що надходить із сортувалки, кг;

Р3 – кількість регістрової води, що поступає в гідророзбивач хвойної целюлози, кг;

Р5 – кількість регістрової води, що поступає в гідророзбивач сухого браку, кг;

Р6 – кількість регістрової води, що поступає в мішалку   мокрого браку, кг;

Р7 – кількість регістрової води, що поступає у змішувальний насос №1, кг;

Р8 – кількість регістрової води, що поступає у змішувальний насос №2, кг;

Р9 – надлишок води, що поступає в басейн надлишкових вод, кг;

С1, С2, С3 – відсоток волокна у відповідних потоках, %.

Р1= 200478,93кг; Р2= 2468,83кг; Р3= 23889,38кг; Р5 = 857,17кг;  
Р6  = 1449,97кг; Р7 = 56960,06кг; Р8 = 118408,10кг;

С1 = 0,1306 %; С2 = 0,1306%; С3 = 0,1306 %.

Р9 – ?

Розрахунки наводимо у такому вигдяді:

| Найменування | Маса, кг |  | Концентрація, % |  | Волокно, кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З регістрової частини | 200478,93 |  | 0,1300 |  | 260,62 |  | 200218,31 |  |
| Від плоск.сортув. | 2468,83 |  | 0,1800 |  | 4,44 |  | 2464,39 |  |
| Надійшло(всього) | 202947,76 |  |  |  | 265,07 |  | 202682,69 |  |
| На зм.насос №1 | 56960,06 |  | 0,1306 |  | 74,39 |  | 56885,67 |  |
| На зм.насос №2 | 118408,10 |  | 0,1306 |  | 154,65 |  | 118253,45 |  |
| На г/розб.хвойн.цел. | 23889,38 |  | 0,1306 |  | 31,20 |  | 23858,18 |  |
| На г/розб.сухого браку | 857,17 |  | 0,1306 |  | 1,12 |  | 856,05 |  |
| На зміш.мокр.браку | 1449,97 |  | 0,1306 |  | 1,89 |  | 1448,08 |  |
| В басейн надл.вод | 1383,04 |  | 0,1306 |  | 1,81 |  | 1381,23 |  |
| Пішло (всього) | 202947,76 |  |  |  | 265,07 |  | 202682,69 |  |

Басейн надлишкових вод:

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

з басейна регістрових вод Р1С1

на сортувалку

Р7С6

Басейн надлишкових вод

з басейна підсіткових вод Р2С2

від гауч-валаР4С4

від згущувача  мокрогобраку   Р5С5

в жолоб №1 і №2  Р6С6

з  басейна вод відсмоктувальних  ящиків Р3С3

надлишок на дисковий фільтр

Р8С6

з басейна регістрових вод Р1С1

на сортувалку

Р7С6

Басейн надлишкових вод

з басейна підсіткових вод Р2С2

від гауч-валаР4С4

від згущувача  мокрогобраку   Р5С5

в жолоб №1 і №2  Р6С6

з  басейна вод відсмоктувальних  ящиків Р3С3

надлишок на дисковий фільтр

Р8С6

Р1 – кількість води, що надходить з басейна регістрових вод, кг;

Р2 – кількість води, що надходить з басейна підсіткових вод, кг;

Р3 – кількість води, що надходить з вод відсмоктувальних ящиків, кг;

Р4 – кількість води, що надходить з гауч-вала, кг;

Р5 – кількість води, що надходить із згущувача мокрого браку, кг;

Р6 – кількість води, що поступає в жолоб №1 і №2, кг;

Р7 – кількість води, що поступає на сортувалку, кг;

Р8 – надлишок води, що поступає на дисковий фільтр, кг;

С1, С2, С3, С4, С5, С6 – відсоток волокна у відповідних потоках, %.

Р1 = 1383,04кг; Р2 = 15000,0 кг; Р3 = 25312,31кг; Р4 = 5145,89кг;

Р5 = 1170,13кг; Р6 = 25780,69кг; Р7 = 850,0 кг;

С1= 0,0590 %; С2= 0,003 %; С3= 0,1 %, С4= 0,003 %, С5=0,04 %.

Р8 – ? С6 –?

Загальна кількість волокна = 1,81 + 0,6 + 25,31+ 0,15 + 0,47 = 28,34кг;

Загальна кількість маси = 1383,04+ 15000,0 + 25312,31+ 5145,89+ 
+ 1170,13= 48011,37кг.

Отже, середньозважений відсоток волокна  в басейні  надлишкових вод

28,34 ∙10048011,37=0,05903 %.

Розрахунки наводимо у такому вигляді

| Найменування | Маса, кг |  | Концентрація, % |  | Волокно, кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З басейну рег.вод | 1383,04 |  | 0,1306 |  | 1,81 |  | 1381,23 |  |
| З басейну підсітк.вод | 15000,00 |  | 0,0040 |  | 0,60 |  | 14999,40 |  |
| З басейну вод відсм.ящ. | 25312,31 |  | 0,1000 |  | 25,31 |  | 25287,00 |  |
| Від гауч-вала | 5145,89 |  | 0,0030 |  | 0,15 |  | 5145,73 |  |
| Від сгущ.мокр.браку | 1170,13 |  | 0,0400 |  | 0,47 |  | 1169,66 |  |
| Надійшло(всього) | 48011,37 |  |  |  | 28,34 |  | 47983,03 |  |
| В жолоб №1 і №2 | 25780,69 |  | 0,0590 |  | 15,22 |  | 25765,47 |  |
| На сортувалку | 850,00 |  | 0,0590 |  | 0,50 |  | 849,50 |  |
| На дисковий фільтр | 21380,68 |  | 0,0590 |  | 12,62 |  | 21368,06 |  |
| Пішло (всього) | 48011,37 |  |  |  | 28,34 |  | 47983,03 |  |

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Дисковий фільтр:

Дисковий фільтр

із басейна надлишкових вод  Р1С1

скоп в композиційний

басейн  Р3С3

в басейн проясненої води   Р2С2

Дисковий фільтр

із басейна надлишкових вод  Р1С1

скоп в композиційний

басейн  Р3С3

в басейн проясненої води   Р2С2

Р1 – кількість води, що надходить з басейну надлишкових вод, кг;

Р2 – кількість маси, що поступає в басейн проясненої води, кг;

Р3 – кількість скопу, що поступає в композиційний басейн, кг;

С1, С2, С3 – відсоток волокна у відповідних потоках, %.

Р1= 21380,68кг.

С1= 0,0590 %; С2= 0,001 %; С3= 3,87 %.

Р2 –? Р3 –?

Розрахунки наводимо у такому вигляді:

| Найменування | Маса, кг |  | Концентрація, % |  | Волокно, кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З басейну надл.вод | 21380,68 |  | 0,0590 |  | 12,62 |  | 21368,06 |  |
| Надійшло(всього) | 21380,68 |  |  |  | 12,62 |  | 21368,06 |  |
| В композиц.басейн | 320,68 |  | 3,87 |  | 12,41 |  | 308,27 |  |
| В басейн освітл.вод | 21059,99 |  | 0,0010 |  | 0,21 |  | 21059,78 |  |
| Пішло (всього) | 21380,68 |  |  |  | 12,62 |  | 21368,06 |  |

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Басейн прояснених  вод:

Р1 – кількість води, що надходить з дискового фільтра, кг;

Р2 – кількість надлишкової води, що використовується в ході виробництва паперу, кг;

С1, С2 – відсоток волокна у відповідних потоках.

Р1= 21059,99кг. С1= 0,001 %; С2= 0,001 %.

Р2 – ?

Результати розрахунків наводимо у наступному вигляді:

| Найменування | Маса, кг |  | Концентрація, % |  | Волокно, кг |  | Вода, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Після дисков.фільтра | 21059,99 |  | 0,0010 |  | 0,21 |  | 21059,78 |  |
| Надійшло(всього) | 21059,99 |  |  |  | 0,21 |  | 21059,78 |  |
| На очисні споруди | 21059,99 |  | 0,0010 |  | 0,21 |  | 21059,78 |  |
| Пішло (всього) | 21059,99 |  |  |  | 0,21 |  | 21059,78 |  |

Результати зведеного матеріального балансу волокна і води

В табл. 3.2 наведені результати зведеного балансу волокна. В табл. 3.3 наведені результати зведеного балансу води.

Таблиця 3. 2 – Результати зведеного балансу волокна

| Волокно (абс.сух.),кг | Надходження | Витрата |
| --- | --- | --- |
| Хвойна целюлоза (вибілена) | 934,41 |  |
| Всього: | 934,41 |  |
| Готова продукція |  | 905,00 |
| Відходи центриклинерів ІІІ ст. |  | 1,01 |
| З пресовими водами |  | 2,79 |
| Промивання сукон |  | 0,07 |
| На очисні споруди |  | 0,21 |
| Відходи сортувалки (в цех виробн.картону) |  | 25,34 |
|  | Всього: | 934,41 |

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Таблиця 3. 3 – Результати зведеного балансу води

| З хвойною целюлозою | 127,42 |  |
| --- | --- | --- |
| Свіжа вода на промивання сіток | 15000,00 |  |
| Свіжа вода на відсічки відсм.ящиків | 8 500,00 |  |
| Свіжа вода на промив. сукна | 6 500,00 |  |
| Свіжа вода на відсічки в гаучі | 2 500,00 |  |
| Всього: | 32 627,42 |  |
| З готовою продукцією |  | 95,00 |
| З парою в ході сушіння |  | 1432,70 |
| З відходами центр. ІІІ ст. |  | 149,00 |
| З пресовими водами |  | 2782,71 |
| Промивання сукон |  | 6499,94 |
| На очисні споруди |  | 21059,78 |
| З відходами сортувалки (в цех виробн.картону) |  | 608,09 |
|  | Всього: | 32 627,22 |

Для розрахунку безповоротних втрат волокна потрібно врахувати всі його втрати для даного виробництва . В даному випадку вони становлять:

В = СВ – ГП = 934,41 – 905,0 = 29,41 кг.

де СВ – кількість свіжого волокна, кг;

ГП – кількість готової продукції, кг;

В – відходи виробництва, кг.

Якщо врахувати, що відходи центриклинерів ІІІ ступеня (1,01 кг) не відносяться до волокна, а відходи сортувалки (25,34 кг) будуть використані в межах комбінату, наприклад, в цеху виробництва картону, то величина безповоротних втрат волокна може бути зменшена, а саме:

В = 934,41 – 905,0 – 1,01 – 25,34 = 3,06 кг.

В цьому випадку вимої волокна (ВВ) становлять:

ВВ=В×100СВ=3,06 ∙100934,41=0,33 %.

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Тепловий баланс

Вихідні дані і дані розрахунку теплового балансу наведені в таблиці 3.4.

Таблиця 3. 4 – Тепловий баланс

| Вихідні дані |  |  |
| --- | --- | --- |
| Продуктивність, кг/год | G= | 1293,96 |
| Початкова вологість матеріалу, % | W1= | 68 |
| Кінцева вологість матеріалу, % | W2= | 8 |
| Початкова температура матеріалу, ºС | t1= | 20 |
| Початкова температура повітря, ºС | θ1= | 10 |
| Початкова вологість повітря | F1= | 0,5 |
| Кінцева температура повітря, ºС | θ4= | 80 |
| Кінцева вологість повітря | F2= | 0,9 |
| Температура повітря після теплообмінника, ºС | θ2= | 25 |
| Температура гріючої пари, ºС | θпар= | 110 |
| Тепловой баланс сушіння |  |  |
| Стаття приходу/відходу тепла |  | кДж/год |
| Прихід тепла |  |  |
| 1. З парою, що поступає в сушильні циліндри |  | 30883278,77 |
| 2. З парою, що поступає в калорифер |  | 3774751,909 |
| 3. Тепло, що використовується в теплообміннику |  | 1270001,35 |
| Всього |  | 35928032,03 |

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Продовження таблиці 3.4

| Витрата тепла |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Підігрів матеріалу |  | 2553996,857 |
| 2. На сушіння у 2-ому, 3-ому періодах |  | 27682995,66 |
| 3. Втрата у зовнішнє середовище |  | 187700,329 |
| 4. Втрата з невикористаним повітрям |  | 127000,135 |
| 5. На підігрів повітря в теплообміннику |  | 1270001,35 |
| 6. Витрата з відходами повітря |  | 4529671,482 |
| Всього |  | 36351365,82 |
| Результати розрахунків |  |  |
| Витрати пари в сушильній частині, кг/год | D1= | 14067,33144 |
| Витрати пари в калориферах, кг/год | D2= | 1719,399245 |
| Загальні витрати пари, кг/год | D= | 15786,73069 |
| Витрата пари на 1 кг матеріалу, кг/год | Dуд= | 1,782300952 |
| Кількість повітря, що подається на сушіння, кг/год | L= | 84035,57026 |
| Кількість свіжого повітря, кг/год | L9= | 92439,12729 |
| Поверхня теплопередачі для підігріву, м2 | F1= | 32,43170612 |
| Поверхня теплопередачі для сушіння, м2 | F2,3= | 448,4615878 |
| Загальна поверхня теплопередачі, м2 | F= | 480,893294 |
| Температура повітря на вході в суш. част., ºС | θ3= | 74,58363657 |
| Температура матеріалу при сушінні з пост. швид., ºС | t2= | 60 |
| Середня температура матеріалу у 2, 3 періодах, ºС | t4= | 78,9 |
| Середня температура матеріалу, ºС | t5= | 40 |
| Температура матеріалу після сушіння, ºС | t3= | 113,55 |

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

4 ВИБІР ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

Папероробна машина

Підпергамент виготовляють в основному на довгосіткових ПРМ. Папероробні машини, особливо для виготовлення високоякісного паперу, повинні бути оснащені такими пристроями, [1]:

- сучасними напірними ящиками і сітковим столом, що забезпечить рівномірний напуск і формування паперового полотна по його ширині і довжині, мінімальну різнобічність паперу і хороший просвіт;

- пресовою частиною, що включає прямі  преси;

- машинним каландром.

Марка використовуваної машини Б-06 Cб:

- обрізна ширина 2400 мм;

- продуктивність 10005 т/рік.;

- швидкість за приводом 230 м/хв

Сітковий стіл включає в себе:

- одну сітку №28;

- грудний вал;

- формувальна дошка;

- гідропланки;

- мокрі відсмоктувальні ящики;

- відсмоктувальний гауч-вал;

- рівняльник.

Пресова частина включає в себе три двовальні преси. Зневоднювання полотна здійснюється шляхом його пресування. В зоні пресування вода рухається в поперечному напрямку ходу сукна. Сухість полотна після пресування складає 40 %.

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Сушильна частина. Для сушіння застосовують контактний спосіб, в результаті якого тепло передається вологому полотну безпосередньо від поверхні сушильних циліндрів, які обігріваються зсередини.

Машинний каландр.

- Діаметр циліндрів 1100 мм. Кількість валів – 6 шт.

Поздовжньо-різальний станок.

- Робоча швидкість 200 м/хв. Ширина – 2400 мм. Розрахуємо продуктивність машини:

Qгод=0,06×В0×ϑ×q×K1×K2

де 0,06 – коефіцієнт для переведення швидкості за часом (хвилини в години) та маси 1 м2 паперу (грами в кілограми);

В0 = 2400 мм – обрізна ширина полотна паперу, м;

υ = 200 м/хв. – швидкість машини, м/хв.;

q = 52 г/м2 – маса 1 м2 полотна, г/м2:

К1 = 0,90 – коефіцієнт, що враховує холостий хід машини;

К2 = 0,95 – 0,98 – коефіцієнт використання максимальної швидкості машини.

Розрахуємо годинну продуктивність папероробної машини:

Qгод=0,06×2,4×200×52×0,9×0,96=1293,96кг/год

Тоді добова продуктивність машини становить:

Qд=Qгод×tд=1293,96 ×22,5=29113,34кгдобу≈
≈29т/добу

де tд = 22,5 – кількість годин безперервної роботи машини за добу.

Тоді планова річна продуктивність становить:

ПП=Qд×Теф=29×345=10005трік=10005т/рік

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Гідророзбивач

Для розпуску хвойної целюлози обираємо гідророзбивач типу ГРВ-02, що має наступні технічні характеристики [7]:

- місткість ванни – 4 м3;

- продуктивність – 15 – 45 т/добу;

- потужність електродвигуна – 55 кВт;

Кількість гідрозбивачів типу ГРВ-02 розраховуємо за формулою:

N=ПдобПдобГРВ=2930=1 шт.

Для розпуску сухого браку обираємо гідророзбивач типу ГРВ-02, який має наступні характеристики:

- місткість ванни – 4 м3;

- продуктивність – 15 – 45 т/добу;

- потужність електродвигуна – 55 кВт.

Кількість ГРВ-02 становить:

N=ПдобПдобГРВ=29×0,03718=1 шт.

Дисковий млин

Обираємо дисковий млин МД-02, який має наступні технічні характеристики:

- продуктивність – 10 – 35 т/добу;

- діаметр дисків по гарнітурі – 500 мм;

- установча потужність – 110 кВт;

- частота обертання ротора –1000хв-1;

- маса –4,5 т.

Розрахуємо кількість млинів МД-02 для хвойної целюлози. Її початковий ступінь млива становить 12 оШР, кінцевий – 80 оШР. Загальний приріст ступеня

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

млива - 68 оШР. Приймаємо середній приріст ступеня млива на кожному млині - 8 оШР. Таким чином кількість млинів для хвойної целюлози становить:

К=∆СП80в..∆СПна 1 млині=80-128=8,5≈9 млинів.

Отже, треба встановити 9 млинів для розмелювання хвойної целюлози, з трьома проміжним басейном після другого, п’ятого і сьомого млина з метою охолодження маси, акумулювання маси і вирівнювання концентрації та тиску.

Басейн для акумулювання розмеленої маси

Басейн буферний має такі технічні характеристики:

- місткість – 120 м3;

- пристрій перемішування – вал з лопатями;

- частота обертання валу – 217 об/хв..

Композиційний басейн

Технічні характеристики басейну композиційного:

- місткість – 320 м3;

- потужність електродвигуна – 75 кВт;

- пристрій перемішування – вал з лопатями;

- частота обертання валу – 217 об/хв..

Установка вихрових конічних очисників

За добовою продуктивністю обираємо установку вихрових конічних очисників марки УВК-40-01.

Технічні характеристики:

- продуктивність – 40 т/добу;

- пропускна здатність очисника – 125 л/хв.;

- діаметр очисника – 80 мм;

- кількість очисників за ступенями – І – 56, ІІ – 12, ІІІ – 8;

- габаритні розміри: 4,62×3,74×2,53 мм;

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

маса – 5,50т.

Кількість установок вихрових конічних очисників марки УВК-40-01 розраховуємо за формулою:

N=ПдобПдобУВК=29/40≈1 шт.

Сортувалка

Обираємо вібраційну сортувалку СВ-0,5 [8], яка має наступні технічні характеристики:

- продуктивність – 7,5 – 15 т/добу;

- площа поверхні сита – 0,5 м2;

- масова частка волокна на вході – 7,0 – 15 %;

- діаметр отворів сита – 3,0 – 5,0 мм;

- частота коливань сита – 2,7 мм;

- потужність електродвигуна – 0,75 кВт.

Кількість сортувалок СВ-0,5 розраховуємо за формулою:

N=ПдобПдобСВ=29×0,015/7,5≈1 шт.

Вузловловлювач

Виходячи із добової продуктивності папероробної машини обираємо вузловловлювач ВЗ-02. Його технічні характеристики наведені нижче:

- продуктивність – 25 – 50 т/добу;

- площа сита – 1,17 м2;

- концентрація на вході – найбільша 1,3 %;

- тиск на вході – 0,015 – 0,035 Мпа;

- кількість лопатей – 2 шт.;

- частота обертання ротора – 300 хв-1;

- потужність електродвигуна – 10 кВт;

- габаритні розміри – 2,00×1,28×1,99 м;

- маса – 1,8 т.

Розрахуємо кількість ВЗ-02. Для цього використаємо наступну формулу:

N=ПдобПдобВЗ=29/35≈1 шт.

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Згущувач

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Обираємо згущувач шаберний СШ-06-01, що має наступні характеристики:

- продуктивність – 20 – 25 т/добу;

- концентрація волокна на вході – 0,4 – 1,0 %;

на виході – 5,0 – 7,0 %;

- параметри сіткового циліндра:

діаметр – 1,25 м;

довжина – 1,5 м;

- площа бічної поверхні – 6 м2;

- частота обертання барабана – 14,4 об/хв;

- споживча потужність – 2,2 кВт;

- габаритні розміри – 3,55×2,25×2,56 м.

Розрахуємо кількість згущувачів шаберних СШ-06-01:

N=ПдобПдобСШ=29×0,034/20≈1 шт.

Пульсаційний млин

Обираємо пульсацій ний млин МП-00, який має наступні технічні характеристики:

- продуктивність – 5 – 25 т/добу;

- діаметр ротора – 190 мм;

- кількість робочих зон – 3 шт.;

- частота обертання ротора – 3000 об/хв;

- габаритні розміри – 1,57×0,41×0,58 мм;

- маса – 0,68 т.

Кількість пульсацій них млинів розраховуємо за формулою:

N=ПдобПдобМП=29×0,037/10≈1 шт. [8]

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

5 ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ РІШЕННЯ

Будівля папероробного цеху збірна залізобетонна, має два поверхи. Cітка колон становить  6 × 6 м в кількості 26 штук. Довжина будівлі становить 156 м, з висотою 18 м і шириною 30 м. На першому поверсі будівлі знаходяться басейни і насоси. На другому поверсі розміщені млини, система вихрових очисників, селектифайєр, вібраційна сортувалка, папероробна машина з машинним каландром. Розміри проходів і дверей становлять 1 м, коридорів, майданчиків і сходів – 1,5 м. Фундамент будівлі багатоблоковий стовпчастого типу, з глибиною залягання 1,5 м.

Цех з виробництва паперу передбачає 2 монтажних отвори для ремонтних цілей і установка мостового крана.

У цеху передбачено використання природного і штучного освітлення. Також у цеху передбачено додаткові приміщення. Природне освітлення використовується у вбиральнях, а штучне в душових і туалетах.

Гардероби, душові і туалети розташовані на другому поверсі. Окрім приміщень санітарно-гігієнічного призначення в цеху передбачено наявність побутових приміщень, таких як: кабінет начальника цеха, кабінет інженера-технолога, економіста, тощо. Площа яких варіюється в межах 9-12 м2.

Допоміжні приміщення опалюються в холодний період року, в приміщеннях душових передбачено вентиляцію.

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

6 ОХОРОНА ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ

Целюлозно-паперова промисловість є споживачем великої кількості прісних вод, що має значний вплив на навколишнє середовище. Окрім такого фактору, що целюлозно-паперова промисловість використовує даний дефіцитний ресурс, вона є чи не найбільшим забруднювачем води. Все це викликано тим що: використовують застарілі системи очистки стічних вод із-за яких у стічних водах можуть міститися хімічні та органічні забруднювачі. Також яскраво вираженою проблемою є дефіцит енергоресурсів, що випливає з використання застарілих та нерентабельних систем регенерації енергії.

На сьогодні для вирішення даних проблем запроваджують нове, більш економічне обладнання. Можна запровадити ряд проваджень які поліпшать екологічне та енергетично-економічне становище підприємств, такі як:

1.Контроль повітря робочої зони здійснюється таким чином:

•	швидкість руху повітря контролюється 1 раз на три місяці за допомогою анемометра;

•	температура повітря робочої зони вимірюється постійно спиртним термометром;

•	контроль за вмістом пилу у повітрі робочої зони проводиться 1 раз на місяць.

2. Для уникнення ураження електричним струмом:

- надійно ізолюємо елементи конструкції, що проводять електричний струм (R іу ≥ 0,5 мОм — опір ізоляції);

- застосовуємо огородження для захисту та ізоляції струмоведучих частин електрообладнання. Відкриті струмоведучі частини електрообладнання огороджуємо сіткою;

- кабель укладаємо в «рукава»;

- встановлюємо електричне блокування на огорожі струмоведучих частин.

3. Оснащення більш сучасним та досконалим обладнанням.

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

4.Мінімізувати використання свіжої води шляхом її оборотного використання. Залишкову воду з потоків можна освітлювати і використовувати замість свіжої води на спорски сіток.

5.Максимально зневоднювати паперове полотно перед подачею його у сушильну частину, тим самим зменшуючи витрати енергії на процес сушіння.

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

ВИСНОВКИ

- Розроблено та обґрунтовано технологічний потік з виробництва підпергаменту марки П в системі Приватного Акціонерного Товариства «Малинська паперова фабрика-Вайдманн».

Вирішено використовувати 100% сульфітну хвойну невибілену целюлозу, що дає можливість отримати необхідні до вимог стандарту фізико-механічні показники за мінімальних витрат на виробництві. Наведено стандарти на сульфітну невибілену хвойну целюлозу та на готову продукцію – підпергамент.

- Передбачається повторне використання відпрацьованих матеріалів: регістрової води в змішувальних насосах №1та №2, в гідророзбивачах целюлози, в гідророзбивачі сухого браку; надлишкових підсіткових вод в напірній сортувалці, в гауч-мішалці, на розбавлення маси в жолобі №1 та жолобі №2; використання прояснених вод частково замість свіжої води.

- Передбачається повторне використання відпрацьованих матеріалів: регістрової води в змішувальних насосах №1та №2, в гідророзбивачах целюлози, в гідророзбивачі сухого браку; надлишкових підсіткових вод в напірній сортувалці, в гауч-мішалці, на розбавлення маси в жолобі №1 та жолобі №2; використання прояснених вод частково замість свіжої води.

Розраховано матеріальний баланс волокна і води з виробництва підпергаменту марки П. В результаті проведених розрахунків встановлено, що для виготовлення 1 т повітряно сухого паперу необхідно 934,41 кг абсолютно сухої сульфітної невибіленої хвойної целюлози. Вимої волокна становлять 0,33 %. Витрати води становлять 32 627,42 кг.

4. Наведено теоретичні відомості про основні процеси виробництва підпергаменту, а саме: особливості технології підпергаменту; розмелювання; формування полотна; пресування; сушіння; деаерація паперової маси, також наведені заходи щодо екологічної безпеки виробництва.

5. Наведено розрахунок основного технологічного обладнання.

6. Наведено розрахунок теплового балансу, в результаті якого видно, що загальні витрати пари становлять близько 36351 МДж/год.

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

Змн.

Арк.

.

Дата

Арк.

7

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Примаков С. П., Барбаш В. А. Технологія паперу і картону: Навчальний посібник для вузів. – К.: ЕКМО, 2002 – 396 с.

2. ГОСТ 1760-2014 Подпергамент. Технические условия. М.: Стандартинформ, 2015 год.

3. ГОСТ 6501-82 Целлюлоза сульфитная небеленая из хвойной древесины. Технические условия. М.: ИПК Издательство стандартов, 1998 год.

4.  Фляте Д. М. Технология бумаги. Учебник для вузов. М.: Лесн. пром-сть, 1988—440 с.

5. Иванов С. Н. Технология бумаги. - 3-е изд. – М. : Школа бумаги, 2006. 696 с.

6. С. Г. Жудро. Технологическое проектирование целлюлозно-бумажных предприятий. Изд. 2-е, переработ. – М.: «Лесная промышленность», 1970. – 224с.

7. Каталог обладнання «ПетрозаводськМаш». – 34 с.

8. Плосконос В.Г., Примаков С.П., Черьопкіна Р.І., Антоненко Л.П., Мовчанюк О.М .Технологія паперу та картону: Метод. вказівки до виконання розрахунків матеріального балансу води і волокна для студентів напряму підготовки 0513 – хімічна технологія програми професійного спрямування "Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини" – К.: НТУУ "КПІ", 2011.– 66 с.

9. Технологія паперу та картону [Текст]: метод. вказівки до виконання розрахунків матеріального балансу води і волокна для студентів напряму підготовки 0513 –"Хімічна технологія" програми професійного спрямування 6.051301  "Хімічна технологія  переробки деревини та рослинної сировини" Уклад.: Плосконос В.Г., Примаков С.П., Черьопкіна Р.І., Антоненко Л.П., Мовчанюк О.М.–К.: НТУУ "КПІ", 2011.–  54 с.

Відомість виконується згідно зі Стандартом відповідної галузі економіки.