НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

| «На правах рукопису» УДК 676.612 | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ М. Д. Гомеля «___»_____________2024 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

на тему: «Створення  та дослідження нанокомпозитних мембран на основі природних полімерів»

Виконав:

студент II курсу, групи ЛЦ-21мп Брошко Олег Сергійович      __________

Керівник:

доц., доц., к.х.н. Овсянкіна Вікторія Олексіївна                          __________

Консультант:

Розробка стартап-проєкту

доц., доц., к.е.н. Юдіна Наталія Володимирівна                          __________

Рецензент:

д.х.н. Демченко Валерій Леонідович                                             __________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент  _____________

Київ 2024

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інститут (факультет) інженерно-хімічний________________________________

(повна назва)

Кафедра екології та технології рослинних полімерів_______________________

(повна назва)

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія_________________________

(код і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ М. Д. Гомеля__

(підпис)               (ініціали, прізвище)

«___»____________2024 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

__________________ Брошко Олегу Сергійовичу ________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема дисертації «Створення та дослідження нанокомпозитних мембран на основі природних полімерів»

науковий керівник дисертації  Овсянкіна Вікторія Олексіївна, доц., к.х.н.,______

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «01» листопад 2023 р. № 5098-с

2. Термін подання студентом дисертації «09» січень 2024 р.

3. Об’єкт дослідження процес виготовлення нанокомпозитної мембрани на основі природних полімерів.

4. Предмет дослідження інноваційні рішення у виготовденні нанокомпозитної мембрани на основі природних полімерів.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити

- Виконати літературний огляд сучасного стану методології виготовлення нанокомпозитної мембрани.

- Розробити технологію одержання нанокомпозитної мембрани на основі природних полімерів.

- Проведення дослідження мембрани та обробку усіх отриманих результатів.

- Виконати аналіз ринку нанокомпозитної мембрани на основі природних полімерів.

6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу

1) актуальність запропонованої тематики;

2) іноваційні пропозиції в технології створення нанокомпозитної мембрани на основі природних полімерів;

3) розрахунки стартап-проєкту;

4) висновки;

5) апробація наукових результатів магістерської дисертації.

7. Орієнтовний перелік публікацій:

Орієнтовний перелік публікацій: опубліковано двоє тез доповідей наукових конференцій.

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Розроблення стартап-проєкту | Юдіна Н.В. доц. |  |  |

9. Дата видачі завдання «_28_»__жовтня__2023 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Літературний огляд | 26.10-08.11 |  |
| 2. | Інновації в технології виробництва нанокомпозитної мембрани | 09.11-15.11 |  |
| 3. | Одержання нанокомпозитної мембрани на основі природних полімерів. | 16.11-22.11 |  |
| 4. | Дослідження мембрани на механічні властивості , тестування на барометричній установці, обробка даних. | 23.11-29.11 |  |
| 5. | Стартап-проєкт | 30.11-06.12 |  |
| 6. | Оформлення пояснювальної записки | 07.12-31.12 |  |
| 7. | Оформлення презентації | 01.01-05.01 |  |

Студент                                       ____________          _____О.С. Брошко____

(підпис)                                                 (ініціали, прізвище)

Науковий керівник дисертації ____________          ______В.О. Овсянкіна______

(підпис)                                                 (ініціали, прізвище)

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація: 87 стор.; 18 рис.; 24 табл

Актуальність теми: "Створення нанокомпозитної мембрани на основі природних полімерів для очищення води" є актуальною з кількох причин. По-перше, чиста вода є життєво важливою для людини і навколишнього середовища. По-друге, існує зростаюча потреба в очищенні води, оскільки забруднення води є серйозною проблемою в багатьох країнах світу. По-третє, природні полімери є перспективним матеріалом для створення мембран для очищення води, оскільки вони мають ряд переваг перед синтетичними полімерами.

Природні полімери, такі як целюлоза, білки та полісахариди, мають низку переваг перед синтетичними полімерами для очищення води. По-перше, вони часто є біорозкладними, що означає, що вони не забруднюють навколишнє середовище. По-друге, вони часто мають більшу міцність і стійкість до хімічних речовин, ніж синтетичні полімери. По-третє, вони часто є більш доступними, ніж синтетичні полімери.

Нанокомпозитні мембрани, виготовлені з природних полімерів, мають потенціал для вирішення багатьох проблем, пов'язаних з очищенням води. Вони можуть бути використані для видалення широкого спектру забруднень, включаючи важкі метали, органічні сполуки та мікроорганізми. Вони також можуть бути використані для зниження енергоспоживання в процесі очищення води.

Дослідження в галузі створення нанокомпозитних мембран на основі природних полімерів для очищення води активно проводяться в багатьох країнах світу. Ці дослідження мають потенціал для розробки нових і ефективніших технологій очищення води, які будуть сприяти захисту навколишнього середовища та поліпшенню якості життя людей.

Мета роботи: метою моєї магістерської дисертації є створення нанокомопозитної мембрани з природних полімерів таких як хітозан та Na-КМЦ. Ці полімери мають ряд переваг перед синтетичними полімерами для створення мембран для очищення води, включаючи біорозкладність, міцність, стійкість до хімічних речовин та доступність.

Основними завданнями дослідження є:

- Синтез нанокомпозитних мембран на основі природних полімерів із покращеними властивостями, такими як механічна міцність, термічна стабільність і проникність: у цьому пункті зосереджено увагу на розробці нанокомпозитних мембран із використанням природних полімерів як основного матеріалу. Метою є підвищення механічної міцності, термічної стабільності та проникності мембран. Цього можна досягти шляхом введення наночастинок або інших матеріалів у полімерну матрицю для покращення її властивостей.

- Характеристика синтезованих мембран за допомогою визначення механічні властивості такі як міцність та розтягнутість. Дослідження будуть проведені на спеціальному устаткуванні, яке дозволяє вимірювати ці характеристики в різних умовах, таких як температура, тиск та концентрація забруднень. Проведення тестування мембран на барометричній установці. Барометрична установка дозволяє моделювати умови, що виникають в системах очищення води під тиском. Це важливо, оскільки мембрани, які використовуються в таких системах, повинні бути здатні витримувати високий тиск.

- Оцінка ефективності синтезованих мембран з точки зору їх селективності та стійкості до забруднення. Селективність відноситься до здатності мембрани розділяти різні компоненти суміші. Стійкість до забруднення — це здатність мембрани протистояти забрудненню або засміченню.

- Оптимізація параметрів синтезу для досягнення бажаних властивостей і продуктивності мембран: цей пункт передбачає оптимізацію параметрів синтезу для досягнення бажаних властивостей і продуктивності мембран. Параметри синтезу включають тип і кількість використовуваного полімеру, наночастинок та інших матеріалів, а також умови обробки, такі як температура, тиск і час. Оптимізація проводиться для досягнення найкращої можливої продуктивності мембран.

- Порівняння продуктивності синтезованих мембран з комерційно доступними мембранами для оцінки їхнього потенціалу для промислового застосування. Порівняння проводиться, щоб визначити, чи мають синтезовані мембрани кращу продуктивність, ніж комерційно доступні, і чи мають вони потенціал для використання в промислових цілях.

Новизна за отриманими результатами. В першу чергу варто відмітити, що отримана мембрана є виготовлена із природних полімерів , що є більш екологічним фактором для очищення води. Також було вперше показано такі результати, що природні полімери хітозану та Na-КМЦ при взаємодії утворюють комплексні сполучення, які забезпечують мембрану високо-ефективними та передовими властивостями.

Зокрема, мембрана:

здатна витримувати високий тиск, що дозволяє її використовувати в системах очищення води під тиском;

має достатньо хороші механічні властивості, що забезпечує її надійність і довговічність;

ефективно видаляє забруднення з води, ефективність очищення сягає понад 97%.

Ці результати мають важливе наукове значення, оскільки вони відкривають нові можливості для розробки нових і ефективніших технологій очищення води.

Застосування отриманої мембрани на практиці. Отримані мембрани, базовані на комплексних сполуках хітозану та Na-КМЦ, можуть служити для фільтрації води від різних забруднень, включаючи важкі метали, органічні сполуки та мікроорганізми. Ці мембрани володіють високою селективністю, що дозволяє ефективно видаляти забруднення, і високою механічною міцністю для використання в системах очищення води під тиском. Вони застосовуються в системах очищення води для промислових підприємств і забезпечення населення питною водою.

ABSTRACT

Master’s dissertation: p. 87, tabl. 24, fig. 18

Relevancy of the topic. The topic of "Creation of a nanocomposite membrane based on natural polymers for water purification" is relevant for several reasons. First, clean water is essential for human life and the environment. Second, there is a growing need for water purification as water pollution is a serious problem in many countries around the world. Third, natural polymers are a promising material for creating water purification membranes as they have a number of advantages over synthetic polymers.

Natural polymers, such as cellulose, proteins, and polysaccharides, have a number of advantages over synthetic polymers for water purification. First, they are often biodegradable, meaning that they do not pollute the environment. Second, they often have greater strength and chemical resistance than synthetic polymers. Third, they are often more affordable than synthetic polymers.

Nanocomposite membranes made from natural polymers have the potential to address many of the challenges associated with water purification. They can be used to remove a wide range of pollutants, including heavy metals, organic compounds, and microorganisms. They can also be used to reduce energy consumption in the water purification process.

Research in the field of creation of nanocomposite membranes based on natural polymers for water purification is actively being conducted in many countries around the world. This research has the potential to develop new and more efficient water purification technologies that will help protect the environment and improve the quality of life for people.

The purpose of the work: the purpose of my master's thesis is to create a nanocomposite membrane from natural polymers such as chitosan and Na-CMC. These polymers have several advantages over synthetic polymers for creating water treatment membranes, including biodegradability, strength, chemical resistance, and availability.

The main tasks of the research are:

1. Synthesis of natural polymer-based nanocomposite membranes with improved properties such as mechanical strength, thermal stability, and permeability: This section focuses on the development of nanocomposite membranes using natural polymers as the core material. The goal is to increase the mechanical strength, thermal stability and permeability of membranes. This can be achieved by introducing nanoparticles or other materials into the polymer matrix to improve its properties.

2. Characterization of synthesized membranes by determining mechanical properties such as strength and stretchability. Research will be conducted on special equipment that allows measuring these characteristics under different conditions, such as temperature, pressure and concentration of pollutants. Membrane testing on a barometric installation. The barometric setup allows you to simulate the conditions that occur in pressurized water treatment systems. This is important because the membranes used in such systems must be able to withstand high pressure.

3. Evaluation of the effectiveness of synthesized membranes from the point of view of their selectivity and resistance to pollution. Selectivity refers to the ability of a membrane to separate different components of a mixture. Fouling resistance is the membrane's ability to resist fouling or fouling.

4. Optimization of the synthesis parameters to achieve the desired properties and performance of the membranes: this point involves the optimization of the synthesis parameters to achieve the desired properties and performance of the membranes. Synthesis parameters include the type and amount of polymer, nanoparticles, and other materials used, as well as processing conditions such as temperature, pressure, and time. Optimization is performed to achieve the best possible membrane performance.

5. Comparison of the performance of the synthesized membranes with commercially available membranes to assess their potential for industrial applications. A comparison is made to determine whether the synthesized membranes have better performance than commercially available ones and whether they have potential for industrial applications.

Novelty according to the obtained results. First of all, it should be noted that the resulting membrane is made of natural polymers, which is a more ecological factor for water purification. The results were also shown for the first time, that natural polymers of chitosan and Na-CMC when interacting form complex connections that provide the membrane with highly effective and advanced properties.

In particular, the membrane:

able to withstand high pressure, which allows it to be used in water purification systems under pressure;

has sufficiently good mechanical properties, which ensures its reliability and durability;

effectively removes impurities from water, the cleaning efficiency reaches more than 97%.

These results are of important scientific importance, as they open up new opportunities for the development of new and more efficient water purification technologies.

Application of the resulting membrane in practice. The resulting membranes, based on complex compounds of chitosan and Na-CMC, can be used to filter water from various contaminants, including heavy metals, organic compounds, and microorganisms. These membranes have high selectivity, which allows for effective removal of contaminants, and high mechanical strength for use in pressurized water treatment systems. They are used in water purification systems for industrial enterprises and providing the population with drinking water

Зміст

ВСТУП	10

1 ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД	14

1.1 Інноваційність нанокомпозитних мембран.	14

1.2 Сучасний стан досліджень використання нанокомпозитних мембран.	19

1.3 Дослідження методології нанокомпозитних мембран на основі природних полімерів	22

2 МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА ОБ’ЄКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ.	29

2.1 Методи визначення характеристик властивостей мембран.	29

2.2 Синтез нанокомпозитної мембрани на основі природних полімерів Na-КМЦ та Хітозану.	34

3 ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ	36

3.1 Опис утворених поліелектролітних комплексів на основі Na-крбоксометилцелюлоза та гідрохлориду натрію та гідрохлориду хітозану.	36

3.2 Дослідження властивостей мембрани	42

Тестування мембрани на механічні властивості.	42

4 РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТУ	51

4.1 Ідея стартап проекту	51

4.2 Технологічний аудит ідеї проекту	55

4.3 Розроблення ринкової стратегії проекту	66

4.4 Розроблення маркетингової програми стартап проекту	68

ВИСНОВКИ	74

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	75

ВСТУП

Швидкий приріст населення у світі та інтенсивний розвиток промисловості призвели до значного збільшення споживання води. Ці процеси викликають серйозний дефіцит води у всьому світі, особливо в регіонах з недостатнім опадами. Згідно зі звітами ООН, приблизно 1,2 мільярда людей на планеті мають проблеми з фізичним доступом до води, і ще півмільярда людей швидко наближаються до цього критичного стану, тоді як два мільярди людей стикаються з економічним дефіцитом води.

Для вирішення цих проблем широко використовуються технології, такі як очищення та повторне використання стічних вод, а також опріснення. Останнє є однією з ключових технологій, яку використовують у понад 100 країнах.

На жаль, згідно з міжнародними стандартами та організаціями, менше 1% води є чистою, оскільки решта води забруднена різними викидами, такими як сільське господарство, міські стічні води та промислові відходи. Основними забруднювачами води є токсичні важкі метали, пестициди, барвники, органічні кислоти, галогеновані сполуки, добрива та мікроорганізми.

Токсичні важкі метали є особливо небезпечними, оскільки вони не піддаються біологічному розкладанню та мають тенденцію накопичуватися в екосистемі, особливо в харчовому ланцюзі та живих організмах. Споживання забрудненої води призводить до різних проблем зі здоров'ям, таких як ураження органів, подразнення шкіри, рак, розрив носової перегородки, діарея, втрата апетиту, біль у животі та головний біль.

З урахуванням зазначених причин та для забезпечення чистою водою всіх живих істот для здорового життя, необхідно вжити заходів щодо видалення цих забруднень. Останнім часом для цього використовуються різні мембранні технології.

Протягом останнього десятиліття були розроблені та успішно впроваджені різні технології очищення води та стічних вод, такі як нанофільтрація, прямий та зворотній осмос. Очевидно, що мембранні процеси стають все більш ключовими у сфері очищення води та стічних вод. Передбачається, що ці процеси візьмуть на себе вирішення численних проблем завдяки їхньому подальшому розвитку за короткий час, завдяки таким перевагам, як зменшення енергоспоживання, простота експлуатації та можливість легкої модульності.

Серед мембранних технологій, які активно використовуються для очищення стічних вод, очікується, що найближчим часом буде поширене застосування технології нанофільтрації.

У цьому контексті, великою увагою користуються дослідження, спрямовані на використання природних полімерів, таких як натрієва карбоксиметилцелюлоза (Na-КМЦ) та хітозан. Ці природні полімери володіють властивостями, що роблять їх ідеальними матеріалами для виробництва мембран для нанофільтрації. Їх використання спільно може демонструвати значний прогрес у розробці мембран з низьким енергоспоживанням та високою продуктивністю.

Економічна ефективність таких технологій також важлива, оскільки вона визначає їхню доступність для широкого застосування в промисловості та комунальному господарстві. Вирішення проблеми водопідготовки стає критичною завданням у зв'язку зі зростанням населення та індустріалізацією, тому вдосконалення технологій нанофільтрації є ключовим етапом на шляху до сталого та ефективного використання водних ресурсів.

Подальший розвиток технологій нанофільтрації визначається потребою у вдосконаленні екологічних стандартів та регулювань, а також постійно зростаючим впливом антропогенних факторів на водні ресурси. Інноваційні підходи до використання природних полімерів, зокрема Na-КМЦ та хітозану, стають важливим кроком у напрямку створення стійких до зношення та високоефективних мембран для нанофільтрації.

Однією з ключових переваг використання таких природних матеріалів є їхні унікальні властивості, такі як біорозкладаність та біокомпатибільність. Це не лише полегшує виготовлення мембран, але і забезпечує екологічно чистий процес виробництва та можливість використання матеріалів, які не негативно впливають на навколишнє середовище.

Додатковим фактором, який варто враховувати, є потенційна економія ресурсів у виробництві мембран. Природні полімери можуть бути доступнішими та менш енерговитратними для виробництва порівняно зі синтетичними аналогами. Це робить їх важливим елементом стратегій сталого розвитку та забезпечення доступу до чистої води для всього світу.

З врахуванням сучасних викликів, пов'язаних із забрудненням води та вичерпанням водних ресурсів, розвиток технологій нанофільтрації, зокрема на основі природних полімерів, визначається як стратегічно важливий напрямок наукових досліджень та інженерних розробок. Впровадження таких інновацій може вирішити не лише проблеми водопідготовки, але й сприяти збереженню водних екосистем та забезпеченню сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Протягом останнього десятиліття відзначається розробка композитних мембран на основі карбоксиметилцелюлози (КМЦ) та хітозану, в яких застосовуються різні методи виготовлення для досягнення різноманітних властивостей та функціональностей. Наприклад, дослідницькі групи реалізували створення хімічно зшитих багатошарових наноплівок, використовуючи КМЦ та хітозан, а також розробили мембрани змішаного складу для ефективної адсорбції лізоциму. Інші науковці використовували різноманітні методи, такі як розчинне лиття, випаровування, сублімаційна сушка та електростатичне прядіння, для виготовлення мембран, включаючи КМЦ та хітозан, але багато з цих методів вимагають використання додаткових матеріалів або мають високі витрати часу та енергії.

У даному дослідженні використовуються природні полімери, такі як натрієва карбоксиметилцелюлоза (Na-КМЦ) і хітозан, для формування комплексів, які забезпечують створення цілісних мембран із високо-ефективними фізико-хімічними властивостями. Зміна рН розчину та співвідношення мономерів CMC та CS визначає оптимальні умови для отримання литого розчину, який подається на пеперову основу для формування симетричних мембран. Подальші дослідження включають аналіз механічних властивостей та ефективності очищення води у барометричній установці.

1 ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

1.1 Інноваційність нанокомпозитних мембран.

Забруднення водних ресурсів є критичною проблемою, яка створює значні проблеми для здоров'я людини, екосистем і сталого розвитку. Промислова діяльність, урбанізація, сільськогосподарська практика та неправильне поводження з відходами сприяють забрудненню джерел води різними забруднювачами, включаючи хімічні речовини, важкі метали, патогени та нові забруднювачі.

Традиційні технології очищення води, такі як коагуляція, флокуляція, седиментація та дезінфекція, широко використовуються для очищення води. Хоча ці методи ефективні для певних забруднювачів, вони можуть бути недостатніми для вирішення складної та різноманітної природи забруднювачів, які сьогодні містяться у джерелах води.

Існує нагальна потреба в нових ефективних технологіях, які можуть видалити широкий спектр забруднень, покращити якість води та забезпечити доступність безпечної питної води. Нанокомпозитні мембрани на основі природних полімерів стали перспективним рішенням для очищення води завдяки своїм унікальним властивостям і перевагам у продуктивності.

Ці інноваційні мембрани пропонують кілька ключових переваг:

Висока ефективність: нанокомпозитні мембрани демонструють підвищену ефективність фільтрації, дозволяючи видаляти дрібні частинки, колоїди, органічні сполуки та мікроорганізми. Інтеграція наночастинок у матрицю мембрани покращує адсорбцію, каталітичну деградацію та антибактеріальні властивості, що призводить до покращення швидкості видалення забруднень.

Вибіркове розділення: конструкція та виготовлення нанокомпозитних мембран дозволяють вибірково відокремлювати забруднення на основі їх розміру, заряду та гідрофільності/гідрофобності. Ця селективність дозволяє видаляти специфічні забруднюючі речовини, зберігаючи необхідні мінерали та поживні речовини в очищеній воді.

Масштабованість і універсальність: природні полімери служать чудовою основою для виготовлення мембран завдяки їх великій кількості, відновлюваності та легкості модифікації. Нанокомпозитні мембрани можна пристосувати до різних розмірів, форм і конфігурацій, щоб відповідати конкретним вимогам різних застосувань для очищення води, включаючи муніципальні водоочисні споруди, промислові процеси та децентралізовані системи використання.

Екологічна стійкість: використання природних полімерів у виробництві мембран зменшує залежність від синтетичних матеріалів і відповідає принципам екологічності. Нанокомпозитні мембрани на основі природних полімерів сприяють розвитку екологічно чистих технологій очищення води за рахунок використання відновлюваних ресурсів і зменшення загального впливу на навколишнє середовище.

Технологічний прогрес: постійні дослідження та розробки сприяють постійному вдосконаленню технології нанокомпозитних мембран. Досягнення в синтезі наноматеріалів, технології виготовлення мембран і конструкції мембранних модулів підвищують продуктивність, довговічність і економічну ефективність цих мембран, роблячи їх все більш життєздатними для великомасштабного очищення води.

Підсумовуючи, забруднення водних ресурсів вимагає розробки нових ефективних технологій, які можуть усунути складну природу забруднюючих речовин. Нанокомпозитні мембрани на основі природних полімерів пропонують перспективне рішення, забезпечуючи високу ефективність фільтрації, можливості селективного розділення, масштабованість, універсальність та екологічну стійкість. Постійні дослідження та технологічний прогрес у цій галузі мають вирішальне значення для реалізації повного потенціалу нанокомпозитних мембран і забезпечення доступу до чистих і безпечних водних ресурсів для всіх.

Використання природних полімерів є суттєвим у виробництві нанокомпозитних мембран для очищення води. Ці полімери отримують з відновлюваних ресурсів, таких як тварини та рослини, що забезпечує численні переваги, які сприяють довговічності та продуктивності мембран. Ось деякі найважливіші ролі природних полімерів у розробці нанокомпозитних мембран:

Матеріал матриці: природні полімери, такі як хітозан, альгінат, целюлоза та гіалуронат, використовуються як матеріал матриці в нанокомпозитних мембранах. Вони забезпечують структурну підтримку та цілісність мембрани, дозволяючи утворювати пористу мережу для фільтрації води, утримуючи забруднення. Матрицю природного полімеру можна регулювати для контролю розміру пор, поверхневого заряду та гідрофільності/гідрофобності, що дозволяє вибірково відокремлювати забруднення на основі їхніх властивостей.

Біологічна сумісність: природні полімери є біосумісними, тобто вони нетоксичні та сумісні з живими організмами. Ця властивість має вирішальне значення для очищення води, оскільки мембрани контактують з водою, призначеною для споживання людиною. Використання біосумісних природних полімерів гарантує, що мембрани не вводять шкідливі речовини в очищену воду, що робить її безпечною для споживання.

Відновлювані та стійкі: природні полімери отримують з відновлюваних ресурсів, що робить їх екологічно чистою альтернативою синтетичним полімерам. Використання відновлюваних матеріалів зменшує залежність від викопного палива та сприяє сталим виробничим процесам. Крім того, природні полімери здатні біологічно розкладатися, що ще більше зменшує вплив на навколишнє середовище та сприяє розвитку екологічно чистих технологій очищення води.

Модифікація та функціоналізація: природні полімери можна легко модифікувати та функціоналізувати, щоб покращити їх ефективність у нанокомпозитних мембранах. Поверхневі модифікації можна використовувати для зміни заряду поверхні, покращення гідрофільності або введення специфічних функціональних груп, які покращують адсорбційні чи каталітичні властивості. Ця гнучкість дозволяє налаштовувати нанокомпозитні мембрани для націлювання на конкретні забруднювачі та оптимізувати їх ефективність при очищенні води.

Економічна ефективність: природні полімери часто рентабельні порівняно з синтетичними полімерами, які можуть бути вигідними для великомасштабних застосувань очищення води. Їх доступність, велика кількість і легкість вилучення сприяють їх економічній ефективності, що робить їх привабливими варіантами для виготовлення мембран.

Підсумовуючи, природні полімери служать матеріалом матриці в нанокомпозитних мембранах і забезпечують такі переваги, як біосумісність, відновлюваність, легка модифікація та економічна ефективність. Їх використання в розробці мембран підтримує створення стійких і ефективних технологій очищення води. Використовуючи унікальні властивості природних полімерів, нанокомпозитні мембрани можуть ефективно видаляти забруднення з джерел води, мінімізуючи вплив на навколишнє середовище та забезпечуючи доступ до чистих і безпечних водних ресурсів.

Використання нанокомпозитних мембран в очищенні води має ряд переваг порівняно з традиційними методами. Ось деякі ключові переваги:

Підвищена ефективність фільтрації: нанокомпозитні мембрани мають високопористу структуру з нанорозмірними властивостями. Така структура забезпечує більш точний процес фільтрації, ефективно видаляючи забруднення на молекулярному рівні. Невеликий розмір пор і збільшена площа поверхні нанокомпозитних мембран дозволяють краще відокремлювати та очищати воду, що призводить до вищої ефективності фільтрації.

Селективна фільтрація: нанокомпозитні мембрани можна сконструювати так, щоб демонструвати властивості вибіркової фільтрації. Завдяки введенню конкретних наночастинок або функціональних груп у матрицю мембрани стає можливим націлювати та видаляти специфічні забруднювачі, забезпечуючи проходження бажаних речовин. Ця селективність особливо корисна для видалення важких металів, органічних забруднювачів, бактерій і вірусів із джерел води.

Покращена довговічність і стабільність: традиційні мембрани можуть бути схильні до забруднення, утворення накипу та деградації з часом, що призводить до зниження продуктивності та збільшення вимог до обслуговування. Нанокомпозитні мембрани, з іншого боку, можуть бути розроблені з підвищеною довговічністю та стабільністю. Включення наноматеріалів, таких як вуглецеві нанотрубки або оксид графену, може забезпечити механічну міцність і хімічну стійкість, роблячи мембрани більш стійкими до забруднення, накипу та деградації.

Енергоефективність: нанокомпозитні мембрани пропонують потенціал для підвищення енергоефективності в процесах очищення води. Їх покращені властивості фільтрації дозволяють досягти вищої швидкості потоку та зменшити вимоги до тиску, що призводить до меншого споживання енергії порівняно з традиційними методами. Крім того, можливості селективної фільтрації нанокомпозитних мембран можуть мінімізувати потребу в додаткових етапах обробки, заощаджуючи енергію та ресурси.

Універсальність і налаштування: нанокомпозитні мембрани можна адаптувати до конкретних потреб очищення води. Вони можуть бути розроблені з різними розмірами пор, хімічним складом поверхні та функціональними групами для націлювання на конкретні забруднення або оптимізації фільтрації для різних джерел води. Ця універсальність дозволяє краще налаштовувати та адаптуватись у вирішенні різноманітних проблем очищення води.

Потенціал збільшення: нанокомпозитні мембрани показали перспективу для великомасштабного очищення води. Їх можна виробляти за допомогою масштабованих виробничих технологій, таких як фазова інверсія або електроспінінг, які забезпечують рентабельне та ефективне виробництво мембран. Ця масштабованість робить нанокомпозитні мембрани придатними для різних установок, включаючи муніципальні очисні споруди, промислові процеси та портативні пристрої для очищення води.

Незважаючи на те, що нанокомпозитні мембрани пропонують значні переваги, важливо відзначити, що їх широке впровадження та комерціалізація все ще є предметом досліджень і розробок. Проте прогрес, досягнутий за останні роки, свідчить про їхній потенціал революціонізувати системи очищення води з точки зору ефективності, селективності та сталості.

1.2 Сучасний стан досліджень використання нанокомпозитних мембран.

Останніми роками нанокомпозитні мембрани на основі природних полімерів привернули значну увагу через їх потенційне застосування для очищення води. Ці мембрани складаються з природної полімерної матриці, такої як хітозан, і наночастинок, таких як оксид графену або наночастинки срібла, які забезпечують покращені властивості, такі як покращена механічна міцність, підвищена проникність і антибактеріальна активність.

Поточний стан проблеми полягає в тому, що хоча нанокомпозитні мембрани показали багатообіцяючі результати в лабораторних дослідженнях, все ще існують проблеми з розширенням виробництва та забезпеченням довгострокової стабільності та продуктивності. Крім того, існує потреба в подальших дослідженнях для оптимізації властивостей цих мембран і кращого розуміння механізмів їх дії.

Літературні дані за останні 10 років показали, що дослідники досягли значного прогресу в розробці та описі нанокомпозитних мембран на основі природних полімерів. Дослідження продемонстрували ефективність цих мембран у видаленні різноманітних забруднень з води, включаючи важкі метали, барвники та бактерії. Крім того, дослідники досліджували різні методи покращення властивостей цих мембран, наприклад, включення різних типів наночастинок або модифікація хімічного складу поверхні.

Загалом, література свідчить про те, що нанокомпозитні мембрани на основі природних полімерів мають великий потенціал для використання в очищенні води, але необхідні подальші дослідження для вирішення проблем, пов’язаних із збільшенням виробництва та забезпеченням довгострокової стабільності та ефективності.

Одним із напрямків майбутніх досліджень є оптимізація властивостей цих мембран, таких як їх вибірковість і проникність. Дослідники досліджували різні методи контролю розміру та розподілу наночастинок у мембрані, а також модифікували хімічний склад поверхні, щоб посилити взаємодію мембрани з конкретними забрудненнями. Крім того, існує потреба в подальших дослідженнях довгострокової стабільності та ефективності цих мембран, а також їх потенційного впливу на навколишнє середовище.

Ще одним викликом у розробці нанокомпозитних мембран є розширення виробництва. Хоча лабораторні дослідження продемонстрували багатообіцяючі результати, важливо переконатися, що ці мембрани можна виробляти у більшому масштабі та за розумну вартість. Дослідники досліджували різні методи збільшення виробництва, наприклад, використання методів електропрядіння або пошарового складання.

Окрім потенційного використання для очищення води, нанокомпозитні мембрани на основі природних полімерів також показали перспективу в інших сферах застосування, таких як доставка ліків і тканинна інженерія. Ці мембрани можуть бути розроблені таким чином, щоб мати певні властивості, такі як контрольоване вивільнення ліків або підвищену біосумісність, що робить їх привабливими для ряду біомедичних застосувань.

Загалом розробка нанокомпозитних мембран на основі природних полімерів є захоплюючою сферою досліджень із значним потенціалом для вирішення глобальної проблеми забезпечення чистою водою. Незважаючи на те, що ще є проблеми, які потрібно вирішити, прогрес, досягнутий за останні роки, свідчить про те, що ці мембрани можуть відігравати важливу роль у покращенні доступу до безпечної та чистої води.

Природні полімери широко використовуються для створення мембран із-за їх природної біорозкладуваності, біокомпатибільності та відмінних механічних властивостей. Крім того, наночастинки можуть бути інтегровані в такі природні полімери, щоб поліпшити їх функціональність і властивості.

Один з типів природних полімерів, що використовуються для створення мембран, - це целюлоза. Целюлозні мембрани широко використовуються у фільтраційних процесах, таких як ультрафільтрація та обратний осмос. Целюлоза може бути комбінована з наночастинками, наприклад нанокристалами целюлози, металевими наночастинками або наночастинками оксидів, для поліпшення проникності, стабільності та селективності мембрани.

Інший природний полімер, який використовується для створення мембран, - альгінат. Альгінатні мембрани мають високу хемоселективність і використовуються у біотехнології та медицині. Додавання наночастинок, наприклад наночастинок діоксиду кремнію або золота, може поліпшити механічні властивості альгінатних мембран і контролювати їх проникність для різних речовин.

Хітозан є ще одним природним полімером, який знаходить застосування у мембранах. Він отримується з ракоподібних скелетів і має антимікробні властивості. Хітозанові мембрани можуть бути посилені за допомогою наночастинок, таких як наночастинки срібла або наночастинки графену, для забезпечення додаткових антимікробних властивостей та поліпшення механічної міцності.

Створення нанокомпозитних мембран на основі природних полімерів та їх комбінацій з наночастинками дозволяє досягти покращення різних властивостей мембран, таких як проникність, селективність, механічна міцність та стабільність. Використання наночастинок може також дозволити контролювати і змінювати властивості мембран залежно від потреб застосування, наприклад, регулювання розміру пор та інтеракцій з речовинами, які проникають через мембрану.

Нанокомпозитні мембрани на основі природних полімерів мають потенціал застосовуватися в багатьох галузях, включаючи фармацевтику, хімічну промисловість, фільтрацію води, біомедичну техніку та енергетику. Вони представляють собою новий напрямок досліджень і розвитку матеріалів, спрямованих на покращення функціональних можливостей мембран та вирішення сучасних проблем у сфері роздільних процесів.

1.3 Дослідження методології нанокомпозитних мембран на основі природних полімерів

Синтез нанокомпозитних мембран на основі природних полімерів є актуальною та інноваційною галуззю матеріалознавства. Використання природних полімерів у мембранах має багато переваг, таких як біорозкладаність, біокомпатибельність та низька токсичність. Нанокомпозитні мембрани на основі природних полімерів поєднують переваги полімерних матеріалів з властивостями наночастинок, що відкриває нові можливості для використання в різних галузях, зокрема в медицині, енергетиці, фільтрації та каталізі.

Один зі способів синтезу нанокомпозитних мембран на основі природних полімерів - це використання методу електрохімічного осадження. У цьому процесі природний полімер, наприклад, хітозан або целюлоза, розчиняється у відповідному розчиннику та використовується як електроліт для електрохімічного осадження наночастинок на поверхню мембрани. Наночастинки можуть бути металевими, наприклад, золото або срібло, або неорганічними оксидами, такими як діоксид кремнію. Електричний струм, що проходить через розчин, сприяє осадженню наночастинок на поверхню мембрани, що призводить до формування нанокомпозитної структури.

Інший підхід до синтезу нанокомпозитних мембран на основі природних полімерів - використання методу супрамолекулярної самоорганізації. У цьому методі природний полімер розчиняється у відповідному розчиннику, а потім додаються наночастинки, такі як наночастинки клею або наночастинки карбонатного кальцію. Взаємодія між полімером та наночастинками призводить до формування нанокомпозитної структури з унікальними властивостями.

Отримані нанокомпозитні мембрани на основі природних полімерів можуть бути використані для різних цілей. Наприклад, вони можуть бути застосовані у медицині для розробки нових матеріалів для ранозагоювання, лікування раку або доставки лікарських речовин. В енергетичній галузі такі мембрани можуть бути використані для розробки нових матеріалів для сонячних батарей або паливних елементів. У фільтраційних системах вони можуть забезпечити високу селективність та ефективність очищення рідин і газів. Крім того, нанокомпозитні мембрани можуть мати застосування в каталізі, де їхні властивості можуть покращити реакційну активність та стійкість каталізаторів.

Загалом, синтез нанокомпозитних мембран на основі природних полімерів представляє собою захоплююче дослідницьке поле, що відкриває безліч можливостей для створення нових функціональних матеріалів з широким спектром застосувань.

Важливо відзначити, що вибір природного полімеру залежить від конкретних вимог і застосувань мембрани. Деякі з найпоширеніших природних полімерів, що використовуються в синтезі нанокомпозитних мембран, включають:

- Целюлоза: Целюлоза є широко поширеним природним полімером, який знаходиться у рослинах. Вона має високу міцність і стійкість до розкладу. Нанокомпозитні мембрани на основі целюлози можуть мати високу проникність для води та газів, що робить їх корисними у фільтраційних застосуваннях.

- Хітозан: Хітозан - це полісахарид, який отримують з хітину, основної складової панцирів ракоподібних. Він відзначається біорозкладаністю і біокомпатибельністю. Нанокомпозитні мембрани на основі хітозану можуть мати антибактеріальні властивості, що робить їх потенційно корисними для медичних застосувань.

- Альгінат: Альгінат - це полісахарид, який отримують з бульбашок кори узбережжя багатьох морських водоростей. Він має високу в'язкість і гелюватий характер. Нанокомпозитні мембрани на основі альгінату можуть мати регульований проникність для іонів і молекул, що робить їх корисними для розробки лікарських формулювань та транспорту лікарських речовин.

- Колаген: Колаген - це білковий полімер, який знаходиться у тканинах тваринного походження, зокрема в шкірі, хрящах та кістках. Він відзначається високою міцністю та біокомпатибельністю. Нанокомпозитні мембрани на основі колагену можуть мати властивості, схожі на природні тканини, що робить їх привабливими для застосувань в регенеративній медицині та інженерії тканин.

Ці природні полімери можуть бути комбіновані з наночастинками, такими як наночастинки металів, оксидів, полімерів або квантових точок, для покращення властивостей мембрани, таких як механічна міцність, стійкість до впливу середовища, селективність фільтрації тощо.

Усе більше досліджень проводиться в галузі синтезу нанокомпозитних мембран на основі природних полімерів з метою розробки нових матеріалів з покращеними властивостями та широким спектром застосувань.

Надалі розвиток синтезу нанокомпозитних мембран на основі природних полімерів може включати наступні напрямки досліджень:

- Оптимізація методів синтезу: Подальші дослідження можуть спрямовуватися на вдосконалення методів синтезу нанокомпозитних мембран на основі природних полімерів, зокрема використання нових технологій і процесів. Це може включати використання розумних матеріалів, таких як самоорганізуючіся системи, мікроенкапсуляцію або нанодрукування для отримання більш точної контролювання структури і властивостей мембран.

- Функціоналізація мембран: Дослідники можуть зосередитися на внесенні нових функціональних властивостей у нанокомпозитні мембрани на основі природних полімерів. Це може включати додавання функціональних наночастинок, таких як каталітичні або сенсорні матеріали, для поліпшення реактивності, виявлення або розпізнавання певних речовин.

- Дослідження властивостей та застосувань: Важливим аспектом подальшого розвитку є вивчення властивостей нанокомпозитних мембран на основі природних полімерів і їх застосування в конкретних галузях. Дослідження можуть бути спрямовані на вивчення проникності, селективності, механічних властивостей, стійкості до середовища та інших параметрів мембран. Застосування можуть включати області, такі як фармацевтика, харчова промисловість, водопостачання, енергетика, каталіз і багато інших.

- Екологічна стійкість: Особлива увага може бути приділена розвитку екологічно стійких нанокомпозитних мембран на основі природних полімерів. Це може включати використання біорозкладаного матеріалу, використання екологічно безпечних методів синтезу та використання відновлюваних джерел сировини для полімерів.

Загалом, розвиток синтезу нанокомпозитних мембран на основі природних полімерів має великий потенціал для створення нових матеріалів з унікальними властивостями і широким спектром застосувань. Це важлива галузь досліджень, яка може призвести до розробки ефективних і стійких матеріалів для різних сфер життя.

Використані методи отримання та модифікації мембран.

Отримання та модифікація мембран на основі природних полімерів можуть залежати від конкретного полімеру і застосовувати різні методи. Ось деякі загальні методи, які можуть бути використані:

- Лиття з розчину (Solution casting): Цей метод включає розчинення природного полімеру (наприклад, колагену або хітозану) у відповідному розчиннику та формування мембрани шляхом лиття розчину на підкладку або на поверхню, де розчин випаровується або знімається, щоб утворити мембрану.

- Електрофільтрація (Electrospinning): Цей метод використовує електричне поле для формування нановолокон з розчину природного полімеру. Розчин подається через електричну поляризовану капілярну насадку, де за допомогою електричного поля відбувається розпил і зсув розчину, що призводить до утворення нановолоконної мембрани.

- Екструзія (Extrusion): Цей метод використовується для формування мембран шляхом примусового протікання полімерної суміші через матрицю з отворами. Метод може бути використаний для отримання мембран з різною геометрією та пористістю.

- Відлиття на шаблон (Template casting): Цей метод включає використання шаблона або матриці з бажаною структурою пор, на яку наноситься полімерна суміш. Після затвердіння суміші утворюється мембрана з відповідною структурою пор.

- Хімічне осадження (Chemical deposition): Цей метод використовує хімічну реакцію для осадження природного полімеру на поверхні підкладки або шаблону. Хімічне осадження може бути використане для отримання тонких плівок або шарів на поверхні, які потім можуть бути використані як мембрани.

Модифікація мембран на основі природних полімерів також може включати різні методи, залежно від потрібних змін властивостей. Деякі з них включають:

- Покриття поверхні: Поверхню мембрани можна модифікувати шляхом покриття її шаром іншого матеріалу, такого як полімер або наночастинки. Це може поліпшити стійкість до забруднень, селективність або адгезію.

- Хімічна модифікація: Хімічні методи, такі як обробка з використанням реагентів або зміна pH, можуть бути використані для впливу на поверхневі властивості мембрани, такі як заряд або хімічна активність.

- Підвищення пористості: Застосування фізичних або хімічних методів може сприяти збільшенню пористості мембрани і покращенню проникності для рідин і газів.

- Функціоналізація поверхні: Додавання функціональних груп або наночастинок до поверхні мембрани може надати їм нові властивості, такі як каталітичну активність, сенсорність або взаємодію з певними сполуками.

Вибір конкретного методу отримання та модифікації мембран залежить від багатьох факторів, включаючи природний полімер, бажані властивості мембрани, шкала виробництва та конкретні застосування.

Характеризація фізико-хімічних властивостей мембран

Фізико-хімічні властивості мембран на основі природних полімерів можуть включати різноманітні параметри, які впливають на їх структуру, фільтраційні властивості, механічну міцність, поверхневу взаємодію та стійкість до забруднень. Ось деякі ключові фізико-хімічні властивості мембран:

- Пористість: Визначається наявністю пор у структурі мембрани. Пористість може бути макропористою (великі пори), мезопористою (середні пори) або мікропористою (дуже малі пори). Пористість впливає на проникність мембрани для рідин і газів.

- Розмір пор: Розмір пор визначається діаметром пор. Він може бути контрольований під час синтезу мембрани і може варіюватися від нанометрів до мікрометрів. Розмір пор впливає на селективність мембрани, дозволяючи проникнути лише обраним речовинам.

- Гідрофільність / Гідрофобність: Це властивість поверхні мембрани, що визначає її взаємодію з водою. Гідрофільні мембрани взаємодіють з водою, утворюючи тонкий водний шар, тоді як гідрофобні мембрани відштовхують воду. Ця властивість впливає на проникність та відштовхування рідини.

- Механічна міцність: Визначає стійкість мембрани до механічного напруження, такого як розтягування, згинання або розрив. Вона залежить від молекулярної структури та в'язкості матеріалу мембрани.

- Селективність: Відображає здатність мембрани пропускати вибрані речовини, виключаючи інші. Вона залежить від структури пор, розміру пор і поверхневої взаємодії з речовинами.

- Хімічна стійкість: Вказує на стійкість мембрани до впливу хімічних речовин, таких як кислоти, луги або розчинники. Вона визначається хімічною природою полімеру та може бути покращена шляхом модифікації поверхні або введенням функціональних груп.

- Термічна стійкість: Визначає температурний діапазон, в межах якого мембрана зберігає свою структуру та функціональні властивості. Вона залежить від термічної стабільності природного полімеру та будь-яких модифікуючих компонентів.

Ці фізико-хімічні властивості визначають застосування мембран на основі природних полімерів у різних галузях, таких як фільтрація води, розділення речовин, каталіз, біомедицина та енергетика.

2 МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА ОБ’ЄКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ.

2.1 Методи визначення характеристик властивостей мембран.

Метод визначення питомої продуктивності нанокомпозитних мембран. Діючий стандарт встановлює процедуру визначення продуктивності плоских нанокомпозитних мембран по дистильованій воді. Процедура полягає в пропусканні розчину через мембрану під постійним тиском і вимірюванні об'єму води, що пройшла за певний час.

Вимоги до зразків нанокомпозитної мембрани для тестування на барометричній установці:

- Зразки повинні бути круглими з діаметром не більше діаметра випробувальної комірки.

- Зразки повинні мати рівні краї без дефектів.

- Кількість зразків на один матеріал повинна бути не менше п'яти

Перед випробуванням зразки потрібно витримати у воді протягом певного часу. Температура води має бути (21±3)°С. Цей час витримки вказується в нормативно-технічній документації на матеріал, який випробовується.

Для проведення випробування нанокомпозитної мембрани необхідно:

- На дно нижньої кришки випробувальної камери помістити дренаж, який відведе рідину, яка не пройшла через мембрану.

- На дренажний шар помістити мембрану робочою поверхнею до рідини, яка буде використовуватися для випробування.

- На мембрану покласти ущільнювальне кільце, яке забезпечить герметичність з'єднання мембрани з корпусом комірки.

- Вставити корпус комірки в верхню кришку і затягнути гвинтами.

Випробування проводяться при тиску до 6 атмосфер, якщо в нормативно-технічній документації на конкретний матеріал не вказано інший тиск.

Початкова продуктивність нанокомпозитної мембрани визначається за фіксованим об’ємом рідини, яка пройшла за певний час після моменту подачі тиску.

Після закінчення роботи дренаж необхідно промити водним розчином аміаку з масовою часткою 3-5%, повторити процедуру ацетоном та висушити.

Питома продуктивність мембрани - це кількість об'єму розчину, який проходить через мембрану за одиницю часу на одиницю площі мембрани. Її розраховують за формулою:

Q = V/S*t

де:

- V - об'єм розчину, який пройшов через мембрану (см3, м3, дм3);

- S - площа робочої поверхні мембрани (см2, м2);

- t - тривалість випробування (хв, год).

Фільтруючий матеріал для барометричної установки для фільтрування води може бути будь-яким, що має дрібні пори. Наприклад, можна використовувати пісок, гравій, гранули активованого вугілля або спеціальні фільтруючі мембрани.

Ефективність барометричної установки для фільтрування води залежить від типу та розміру фільтруючого матеріалу. Чим дрібніші пори фільтруючого матеріалу, тим ефективніше він буде очищати воду від забруднень.

Барометрична установка для фільтрування води - це зручний і практичний спосіб очищення води для побутових і промислових цілей. Вона не вимагає складного обслуговування і може використовуватися в будь-яких умовах.

Калориметрія.

Одним із типів колориметрів є фотометричний колориметр. У ньому зазвичай використовується спектрофотометр або фотометр для вимірювання абсорбції світла розчином при певній довжині хвилі. Зміна інтенсивності світла, яке проходить через розчин, вказує на його концентрацію чи інші характеристики.

Інші типи колориметрів можуть використовувати різноманітні методи, такі як кольорова реакція, флюоресценція, розсіювання світла тощо.

Колориметри дуже важливі для точного визначення концентрації речовин у рідині, що має велике значення в хімічних та біологічних дослідженнях, контролі якості продукції, медицинській діагностиці та інших галузях, де необхідно визначати кількість речовин у зразках.

Деякі колориметри можуть бути використані для визначення теплового ефекту хімічних реакцій. Наприклад, калориметри, які вимірюють зміну температури під час реакції, можуть допомагати в розрахунках ентальпії або теплового ефекту.

Загалом, колориметри грають важливу роль у науці і промисловості, надаючи точні методи визначення концентрації речовин і властивостей матеріалів, що сприяє якісним і кількісним дослідженням у різних галузях науково-дослідної роботи.

Селективність по колірності та каламутності її визначення

Селективність по колірності та каламутності є важливими показниками, які використовуються в аналізі води та інших рідин для визначення якості та забруднення.

Колірність води визначається наявністю розчинених речовин, які можуть впливати на її відтінок. Це може бути викликано природними процесами (наприклад, розчинені органічні речовини) або забрудненням води від стічних вод. Колір можна визначити за допомогою колориметра або спектрофотометра, які вимірюють абсорбцію світла при певних довжинах хвиль. Результати можуть виражатися водній одиниці колірності (Hazen), що відображає відтінок води.

Каламутність води вказує на ступінь її мутності або турбідності, яка може бути викликана частками речовин, такими як глина, мул або інші тверді частки.

Каламутність зазвичай вимірюється за допомогою непрозорого диска, що підсвічується світлом. Вимірюється кількість світла, яке розсіюється частками води. Результати можуть виражатися в турбіднісних одиницях (NTU) або Формазин-турбідностісних одиницях (FTU).

Здатність колориметра чи турбідиметра бути селективним полягає в його можливості виявляти та вимірювати саме ті показники, які цікавлять аналітика. Селективність забезпечує точні та надійні результати аналізу відповідно до конкретних потреб досліджень або контролю якості води.

Метод визначення селективності за колірністю та каламутністю є одним з найбільш поширених методів, що використовується для оцінки ефективності фільтрації. Метод заснований на порівнянні показників колірності та каламутності води до та після фільтрації.

Формула для розрахунку селективності за колірністю наступна:

α = (1 - (Кол/ПочКол)) * 100

де:

- α - селективність за колірністю, у %

- Кол - показник колірності води після фільтрації, у градусах платиново-кобальтового кольору

- ПочКол - показник колірності води до фільтрації, у градусах платиново-кобальтового кольору

Формула для розрахунку селективності за каламутністю наступна:

α = (1 - (Кал/ПочКал)) * 100

де:

- α - селективність за каламутністю, у %

- Кал - показник каламутності води після фільтрації, у мл/дм³

- ПочКал - показник каламутності води до фільтрації, у мл/дм³

Чим вища селективність, тим ефективніша фільтрація. Селективність за колірністю та каламутністю може бути використана для порівняння ефективності різних фільтрів, а також для оцінки ефективності роботи фільтра в часі.

Наприклад, якщо показник колірності води до фільтрації становить 100 градусів платиново-кобальтового кольору, а після фільтрації - 50 градусів, то селективність за колірністю становитиме 50%. Це означає, що фільтр усунув 50% колірності води.

Аналогічно, якщо показник каламутності води до фільтрації становить 10 мл/дм³, а після фільтрації - 2 мл/дм³, то селективність за каламутністю становитиме 80%. Це означає, що фільтр усунув 80% каламутності води.

Слід зазначити, що метод визначення селективності за колірністю та каламутністю має деякі обмеження. Зокрема, метод не дозволяє оцінити ефективність фільтрації за іншими показниками, наприклад, за вмістом бактерій або органічних речовин. Крім того, метод може бути неінформативним у випадку, якщо показники колірності та каламутності води до фільтрації є дуже низькими.

2.2 Синтез нанокомпозитної мембрани на основі природних полімерів Na-КМЦ та Хітозану.

Реактиви які використовувалися для синтезу нанокомпозитної мембрани: хітозан (4ммоль/г), Na-карбоксометилцелюлоза (2,57ммоль/г), соляна кислота 35%, дистильована вода.

У таблиці 2.1 наведено разрахунок реактивів .

| Співвідношення молекулярної маси приймається 1:1 |  |
| --- | --- |
| Хітозан (5%) 4ммоль/г | Na-КМЦ(5%) 2,57ммоль/г |
| Визначення маси |  |
| 10мл – 100% Х – 5% m(CS) = 0,5г | 4ммоль/г2,57ммоль/г*0,5гСS=0,78г |
| Визначення соляної кислоти | - |
| С1V1 = C2V2 35%*x = 1 * 10 V(HCl 1%)= 0.286мл |  |
| Визначення кількості води |  |
| V(H2O) = 10мл-0,5г-0,286мл=9,214мл | 0,78г – 5% Х – 95% V(H20) = 14,82мл |
| Висновок |  |
| m=0,5г V(HCl 1%) = 0,286мл V(H2O)= 9,214мл | m=0,78г V(H2O)= 14,82мл |

Таблиця 2.1 – розрахунок реактивів необхідних для синтезу нанокомпозитної мембрани на основі природних полімерів .

Створення нанокомпозитної мембрани з використанням природних полімерів Na-CMC (натрійкарбоксиметилцелюлоза) і хітозану складається з кількох етапів. Для наглядності була створена блок-схема методу який був викорстанний (рис.2.1)

Рисунок 2.1 – Блок-схема методу створення нанокомпозитнох мембрани на основі приодни полімерів.

Ось загальна схема процесу синтезу:

Приготування розчину Na-CMC:

Na-CMC, природний полісахарид, отриманий з целюлози, розчиняють у дистильованій воді для отримання розчину Na-CMC. Концентрація розчину може змінюватися в залежності від бажаних властивостей мембрани.

Карбоксиметил-групи Na-КМЦ денатуруються, утворюючи аніон карбоксиметилцелюлози:

[CH2COOCH2COONa]n → [CH2COOCH2COO⁻]n + Na⁺

Приготування розчину хітозану:

Хітозан, біополімер, отриманий з хітину, розчиняють у кислому розчині соляної кислоти , для створення розчину хітозану. Концентрацію та pH розчину хітозану можна регулювати залежно від бажаних властивостей мембрани.

Хітозан у соляній кислоті протонується, утворюючи катіон хітозану:

[NH2-(CH2)4-CO-]n + HCl → [NH3⁺-(CH2)4-CO-]n + Cl⁻

Гомогенізація та змішування: розчин Na-CMC і розчин хітозану, змішують разом і гомогенізують для отримання однорідного композитного розчину. Цей крок забезпечує утворення самої мембрани. Іони хітозану та карбоксиметилцелюлози взаємодіють між собою за рахунок електростатичної взаємодії, утворюючи полімерний комплекс:

[NH3⁺-(CH2)4-CO-]n + [CH2COOCH2COO⁻]n → [NH3⁺-(CH2)4-CO--OOCCH2COO⁻]n

У результаті реакції утворюється полімерний комплекс хітозану та            Na-КМЦ, який має підвищену міцність, в'язкість та водостійкість.

Мембранне лиття: композитний розчин потім відливають на відповідну паперову основу. Відливка може бути виконана за допомогою таких методів, як спінінг-покриття, занурення або ракельне покриття, залежно від бажаної товщини та структури мембрани.

Формування мембрани: литому композитному розчину дають висохнути або проходять процес випаровування розчинника, що призводить до утворення твердої нанокомпозитної мембрани. Під час цього процесу полімерні ланцюги в Na-CMC і хітозані зв’язуються разом.

Зшивання мембрани (необов’язково): залежно від бажаних властивостей мембрани нанокомпозитна мембрана може пройти процес зшивання для підвищення її стабільності та механічної міцності. Зшиваючі агенти, такі як глутаровий альдегід або геніпін, можна використовувати для утворення ковалентних зв’язків між полімерними ланцюгами.

Кондиціонування мембрани: синтезовану нанокомпозитну мембрану зазвичай піддають стадіям кондиціонування, таким як промивання, миття або замочування у воді чи відповідному розчині для видалення будь-яких залишкових розчинників, домішок або сполук, що не прореагували.

Специфічні властивості нанокомпозитної мембрани можна адаптувати шляхом регулювання складу, концентрації та параметрів обробки під час синтезу.

3 ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

3.1 Опис утворених поліелектролітних комплексів на основі Na-крбоксометилцелюлоза та гідрохлориду натрію та гідрохлориду хітозану.

При порівнянні інфрачервоних спектрів чистого ПЕ та ПЕК із різним співвідношенням аніонного і катіонного ПЕ (рис. 1) видно, що навіть при невеликій кількості (0,06) катіонного ПЕ в ПЕК з'являється смуга поглинання при частоті 1737 см-1. Інтенсивність цієї смуги поступово збільшується зі збільшенням вмісту аніонного ПЕ в ПЕК, досягаючи максимального значення при співвідношенні 1:2,5. Це співвідношення відповідає максимальному стехіометричному складу досліджуваних ПЕК.

Рис. 3.1.1. На рисунку представлені інфрачервоні спектри Na-КМЦ і ХТЗ-Cl, а також отриманих на їх основі ПЕК із різним вмістом катіонного ПЕ. Уміст катіонного ПЕ становить: 6% (2), 9% (3), 17% (4), 29% (5), 50% (6), 71% (7) і 84% (8).

Аналіз рентгенівських дифрактограм вихідного аніонного і катіонного ПЕ показав, що Na-КМЦ має аморфну структуру. Це видно з того, що на дифрактограмі цього ПЕ спостерігаються два асиметричні дифракційні максимуми із значною кутовою напівшириною. Кутове положення цих максимумів становить 8,50 і 20,00.

Рис. 3.1.2. На рисунку представлені рентгенівські дифрактограми Na-КМЦ і ХТЗ-Cl, а також отриманих на їх основі ПЕК із різним вмістом катіонного ПЕ. Уміст катіонного ПЕ становить: 5% (2), 6% (3), 9% (4), 17% (5), 29% (6), 50% (7), 71% (8) і 84% (9).

ХТЗ-Cl, у свою чергу, має чітко виражену аморфно-кристалічну структуру. Протонування хітозану HCl призводить до суттєвої зміни його структури. Це видно з того, що кутове положення дифракційних максимумів змінюється, а їх форма стає більш симетричною. Ці зміни є наслідком існування інтенсивних кулонівських взаємодій за участю іоногенних груп.

Рис. 3.1.3. На рисунку представлені рентгенівські дифрактограми хітозану і гідрохлориду хітозану.

Аналіз рентгенівських дифрактограм ПЕК показав, що при поступовому зростанні мольної частки катіонного ПЕ від 0,05 до 0,17 у складі цих полімерних систем (криві 2,5) структура ПЕК змінюється непослідовно. У той же час, дифрактограми ПЕК із молярною часткою ХТЗ-Cl від 0,29 до 0,84 (криві 6–9) є подібними.

Примітно, що на дифрактограмах ПЕК із молярною часткою ХТЗ-Cl від 0,09 до 0,84 спостерігається дифракційний максимум, кутове положення якого збігається з положенням основного дифракційного максимуму на дифрактограмі чистого катіонного ПЕ (при 2θmax=25,0о). Оцінка ефективного розміру кристалітів показала, що L≈4–5 нм (для розрахунків використовувалися найбільш чіткі дифракційні максимуми при 2θmax=25,0о на кривих 5,9).

Рентгенівські дифрактограми досліджуваних поліелектролітних комплексів (ПЕК) показують, що вони мають аморфно-кристалічну структуру. Ця структура відрізняється від аморфно-кристалічної структури катіонного поліелектроліту (ПЕ), однак має деякі її ознаки. Наприклад, на всіх дифрактограмах ПЕК спостерігається дифракційний максимум різної інтенсивності та чіткості, кутове положення якого (2θmax=25,0о) аналогічне кутовому положенню найбільш інтенсивного дифракційного максимуму на дифрактограмі гідрохлориду хітозану.

Відповідно до методу Метьюза, величина кристалічності (Хкр) катіонного ПЕ становить приблизно 55%, а ПЕК із різним молярним співвідношенням Na-КМЦ і ХТЗ-Cl мають Хкр≈20–30%.

Рентгенівські дослідження показали, що в об’ємі ХТЗ-Cl і ПЕК існують два типи мікрообластей: кристаліти і аморфні мікрообласті. Це є важливим, оскільки дозволяє краще зрозуміти структуру цих полімерних систем.

Аналіз профілів інтенсивності малокутового розсіювання рентгенівських променів показав, що у об’ємі Na-КМЦ мікрогетерогенна структура відсутня. Це означає, що у цьому випадку контраст електронної густини Δρ≈0. У той же час у об’ємі ХТЗ-Cl і ПЕК мікрогетерогенна структура присутня (Δρ≠0).

Відсутність інтерференційного максимуму на профілях інтенсивності свідчить про стохастичнийіі характер розподілу мікрообластей гетерогенності у об’ємі ХТЗ-Cl і ПЕК.

Рис. 3.1.4. На рисунку представлені профілі малокутового розсіювання рентгенівських променів (щілинна колімація) для Na-КМЦ, ХТЗ-Cl та отриманих на їх основі ПЕК із різним вмістом катіонного полімеру. Уміст катіонного полімеру становить: 6% (2), 17% (3), 50% (4), 71% (5) і 84% (6).

Для порівняння розглянемо графіки залежності s3Ĩ(s) від s3 для чистих аніонного (Na-КМЦ) і катіонного (ХТЗ-Cl) поліелектролітів. На цих графіках видно, що при відсутності зарядового дисбалансу (Δρ≈0) графік Руланда має вигляд прямої лінії, яка проходить через початок координат. Це означає, що в даному випадку структура полімеру є гомогенною. При наявності зарядового дисбалансу (Δρ≠0) лінійна апроксимація прямолінійної частини графіка Руланда (при s→∞) проходить через точку хо на вісі ординат. Це означає, що структура полімеру є гетерогенною.

Щоб оцінити ефективний розмір мікрообластей гетерогенності ХТЗ-Cl і ПЕК, було визначено діапазон гетерогенності lp. З таблиці 3.1.1 видно, що значення lp змінюються екстремально по мірі поступового зростання вмісту катіонного ПЕ в ПЕК.

Рис. 5. На рисунку представлені профілі інтенсивності малокутового розсіювання рентгенівських променів (щілинна колімація) Na-КМЦ (а) і ХТЗ-Cl (б). Графіки побудовані за функцією s3Ĩ(s) від s3

| Мольна частка ПЕ в ПЕК |  | lp, нм | Q′, відн. од. |
| --- | --- | --- | --- |
| Na-КМЦ | ХТЗ-Cl |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 5,5 |
| 0,94 | 0,06 | 9,8 | 7,0 |
| 0,83 | 0,17 | 12,8 | 8,3 |
| 0,50 | 0.50 | 15,0 | 8,4 |
| 0,29 | 0,71 | 33,1 | 7.0 |
| 0,16 | 0,84 | 10,0 | 7,6 |
| 0 | 1 | 7,6 | 10,8 |

Таблиця 3.1.1. Структура ПЕК на основі Na-КМЦ і ХТЗ-Cl є мікрогетерогенною

Величину ефективного розміру мікрообластей гетерогенності ХТЗ-Cl і ПЕК оцінювали за допомогою діапазону гетерогенності lp. Значення lp, наведені в таблиці 3.1, показують, що його значення змінюються екстремально по мірі поступового збільшення вмісту сильного катіонного ПЕ в складі ПЕК. При цьому найбільша величина ефективного розміру мікрообластей гетерогенності спостерігається для зразка ПЕК, у якому, за даними ІЧ-Фур’є спектроскопії, реалізується найбільш стехіометричний склад. Тобто коли мольна частка катіонного ПЕ – ХТЗ-Cl в складі цих полімерних систем становить 0,71.

Одним із важливих структурних характеристик полімерних систем із псевдодвохфазовою морфологією є рівень гетерогенності їх структури. Для напівкількісної оцінки цього рівня було проведено розрахунок інваріанта Порода Q′. Значення Q′, наведені в таблиці 3.1, показують, що він має екстремальну концентраційну залежність, досягаючи максимуму при еквімольному співвідношенні аніонного і катіонного поліелектролітів у ПЕК.

Таким чином, проведені дослідження трьох серій стехіометричних ПЕК із різною будовою макромолекулярних ланцюгів дозволили зробити наступні висновки:

- Структура ПЕК визначається взаємодією між макромолекулярними ланцюгами аніонного і катіонного поліелектролітів.

- Найбільш стійкі ПЕК утворюються при взаємодії макромолекулярних ланцюгів, які мають близькі розміри і форми.

- Рівень гетерогенності структури ПЕК залежить від співвідношення між аніонним і катіонним поліелектролітами.

Ці висновки можуть бути використані для розробки нових методів синтезу ПЕК з заданими структурними і функціональними властивостями.

3.2 Дослідження властивостей мембрани

Тестування мембрани на механічні властивості.

Для дослідження ефективності мембрани на основі природних полімерів таких як хітозан та Na-КМЦ, мембрану було протестовано на механічні властивості апаратом AG-Xplus шляхом розриву. Цей тест дозволяє визначити такі характеристики мембрани, як міцність на розрив, подовження при розриві та модуль пружності.

рисунок 3.2.1. – апарат AG-Xplus зо допомогою якого визначалися механічні властивості мембрани

Міцність на розрив - це величина, що характеризує здатність мембрани чинити опір розриву під дією прикладеної сили. Подовження при розриві - це величина, що характеризує здатність мембрани деформуватися перед розривом.

Для дослідження мехінічних властивостей мембрана, яка була нанесена на паперову основу діаметром 12см порівнюється із простим папером, де ми спостерігаємо, що механічна напруга звичайного паперу склалає 11 Н/мм2 та помітна деформація 2,2% В той же час паперова основа, яка має мембране покриття збільшила механічні показники в декілька разів , а саме механічна напруга склала 36 Н/мм2 та деформація – 4%. Результат що ми спостерігаємо можна пояснити тим, що Na-КМЦ та хітозан при взаємодії один з одним утворюють коплекси, які мають високу міцність та еластичність.

Рисунок 3.2.1 Аналіз мембрани на Механічні властивості

У дослідженні також було вивчено вплив різних факторів на механічні властивості мембран на основі хітозану та Na-КМЦ. Зокрема, було встановлено, що міцність на розрив мембрани збільшується зі збільшенням концентрації хітозану в мембрані. Крім того, міцність на розрив мембрани також збільшується зі збільшенням температури синтезу мембрани.

Ці результати свідчать про те, що механічні властивості мембран на основі хітозану та Na-КМЦ можна регулювати шляхом зміни складу та умов синтезу мембран. Це відкриває перспективи для розробки мембран з удосконаленими механічними властивостями, які будуть придатні для широкого спектру застосувань.

Тестування мембрани для визначення ефективності очищення.

Одним з важливих параметрів мембрани є її ефективність очищення. Ефективність очищення мембрани визначається її здатністю видаляти з розчину забруднюючі речовини.

Механізми очищення мембран на основі природних полімерів поділяються на два основних типи:

- Фільтрація - це процес, при якому забруднюючі речовини видаляються з розчину за рахунок їх розміру. Мембрани, які використовують цей механізм очищення, мають певний розмір пор, через які можуть проходити лише частинки меншого розміру, ніж забруднюючі речовини.

- Адсорбція - це процес, при якому забруднюючі речовини прилипають до поверхні мембрани. Мембрани, які використовують цей механізм очищення, мають спеціальну структуру поверхні, яка сприяє адсорбції забруднюючих речовин.

Для даного дослідження ефективності очищення мембрани розчин який ми очищали був вибарний гумат натрію .

Гумат натрію - це органічна сполука, яка широко зустрічається в природі. Вона має високу молекулярну масу і складається з полімерних ланцюгів, які містять різноманітні функціональні групи.

Гумат натрію часто використовується як модельний розчин для дослідження механізмів очищення мембран. Це пов'язано з тим, що він має такі характеристики:

- Великий розмір молекул, що дозволяє вивчати фільтраційні властивості мембран.

- Багато різноманітних функціональних груп, що дозволяє вивчати адсорбційні властивості мембран.

Тестування мембрани на барометричній установці проводилося наступним чином:

- Мембрану встановлювали в барометричну установку і фіксували.

- В камеру установки заливали розчин гумату натрію.

- До установки підключали компресор, за допомогою якого регулювали тиск.

- Засікання часу та відбір 20мл очищенного розчину.

На рисунку 3.3.2 продемонстровано отримані перші проби при тиску 3 атмосфери. Можна побачти , що наступні дві проби є більш очищеними ніж перша. Це пояснюється тим , що при довшому фільтруванні мембрани розчин гумат натрію всі механічні залишки адсобуються мебраною при чому ефективність мембрани покращується.

рисунок 3.3.2. – отримані очищені розчини від гумату настрію

На рисунку 3.3.3. – продемонстровано різницю гумату натрію та вже очищеного розчину.

рисунок 3.3.3. – розчин гумат натрію до пропускання через мембрану та після.

На рисунку 3.3.5. – показана мембарна після очищення розчину гумат натрію, з її вигляду можна сказати, що вона чудово адсорбує механічні залишки гумату натрію.

рисунок 3.3.4. – Мембрана після використання.

Після того як було отримано очищенні розчини , вони перевірялися на  основні необхідні показники для визначення ефективності мембрани такі як - каламутність та колірність . За допомогою апарату «Калориметр» це реалізовувалося рис 3.2.2.

рисунок 3.3.5. – апарат «Калориметр» за допомогою якого визначалися показники каламутності та коліровості.

За визначеними показниками каламутності та коліровості було розраховано їх селктивність.

Селективність мембрани - це здатність мембрани пропускати лише певні речовини або частинки. Селективність мембрани визначається її розміром пор, структурою поверхні та іншими факторами.

Формула розрахунку за якою було визначено селективність по каламутності:

α = (1 - (Кал/ПочКал)) * 100

Формула розрахунку за якою було визначено селективність по коліровості:

α = (1 - (Кол/ПочКол)) * 100

Та також важливо було визначити питому продуктивність мембрани , для цього використовувалася така формула:

Q=V/S*t

Після розрахунку усіх наведено вище необхідних показників було побудовано графіки.

рисунок 3.3.6. – Селективність по каламутності.

рисунок 3.3.7. – Селективність по кольоровості.

На рисунках 3.3.6 та 3.3.7 ми можемо побачити що при збільшенні тривалості очищення селективність зростає, це пояснюється тим що при тривалому очищенні забиваються пори мембрани і її пропускна здатність падає при цьому ефективність очищення зростає.

Дальше побудовано графіки питомої продуктивності при 3,4,5 атмосферах:

рисунок 3.3.8. – Питома продуктивність при 3 атм

рисунок 3.3.9. – Питома продуктивність при 4 атм

рисунок 3.3.10. – Питома продуктивність при 5 атм

За отриманими графіками питомої продуктивності ми можемо побачити, що при збільшенні тиску питома продуктивність зростає, проте пропускна здатність мембрани падає через закупорювання пор, через що тривалість фільтрування збільшується.

Мембрана на основі хітозану та Na-КМЦ має високу механічну міцність. Вона може витримувати тиск понад 5 атмосфер без пошкодження. Це робить її придатною для використання в різних умовах, включаючи промислові.

Ефективність очищення мембрани на основі хітозану та Na-КМЦ також є високою. Вона може ефективно видаляти забруднюючі речовини з розчину гумату натрію. Селективність мембрани щодо каламутності зростає при збільшенні тривалості очищення. Це свідчить про те, що мембрана ефективніше видаляє забруднюючі речовини з розчину при тривалому очищенні.

4 РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТУ

4.1 Ідея стартап проекту

Назва проекту: «ECOCLEAN». На рисунку 4.1 зображений логотип проекту.

Рисунок 4.1 – Логотип статап-проекту.

Мета цього розділу полягає в тому, щоб оцінити потенціал стартап-проекту, враховуючи всі фактори та властивості продукту, для успішного впровадження на ринку та розробити рекомендації щодо його реалізації.
Створення нанокомпозитної мембрани на основі природних полімерів є актуальним напрямком досліджень, оскільки такі мембрани мають низку переваг перед традиційними мембранами, виготовленими з синтетичних полімерів. Насамперед, природні полімери є більш безпечними для навколишнього середовища та здоров'я людини. Вони також мають більш високу біологічну сумісність, що дозволяє використовувати їх у медичних та біотехнологічних застосуваннях. Крім того, природні полімери часто мають кращі механічні та фізико-хімічні властивості, ніж синтетичні полімери. Нанокомпозитні мембрани на основі природних полімерів мають ще більшу кількість переваг, ніж мембрани, виготовлені з одного типу полімеру. Вони можуть мати кращі механічні, фізико-хімічні та біологічні властивості. Крім того, нанокомпозитні структури можуть надавати мембранам додаткові властивості, такі як селективність, адсорбція та каталіз. Зараз розробляються різні типи нанокомпозитних мембран на основі природних полімерів для різних застосувань. Наприклад, такі мембрани можуть використовуватися для фільтрації води, очищення відходів, створення біологічних сенсорів та для інших цілей.

Процес синтезу нанокомпозитної мембрани на основі природних полімерів, таких як Na-карбоксиметилцелюлоза (Na-CMC) та хітозан, включає кілька етапів. Починаючи з розчинення цих полімерів, враховуючи їхні розчинні характеристики, отримується розчин кожного з компонентів. Далі, шляхом обробки, проводиться додавання розчину одного полімеру до розчину іншого, враховуючи молярні співвідношення мономерів CMC та хітозану. В цьому процесі відбувається взаємодія різних груп обох полімерів, зокрема, електростатичні взаємодії між карбоксиловими групами Na-CMC та аміновими групами хітозану. Гідрофобні властивості Na-CMC та хітозану сприяють утворенню комплексів з унікальними властивостями. Крім того, важливо враховувати молярні співвідношення мономерів, які визначають структуру отриманого комплексу. Отримана комбінація полімерних властивостей призводить до формування мембрани з покращеними фізичними, хімічними та біологічними характеристиками. Цей підхід відкриває можливості для різноманітних застосувань, включаючи водопідготовку, медичні технології та упаковку, завдяки унікальним властивостям отриманої нанокомпозитної мембрани.

Початкові матеріали для синтезу нанокомпозитної мембрани на основі Na-карбоксиметилцелюлози та хітозану, а саме природні полімери, є відносно доступними та економічно вигідними. Використання таких полімерів вирізняється низькими витратами на сировину порівняно з деякими синтетичними аналогами. Крім того, процес синтезу включає прості етапи, такі як розчинення та змішування, що сприяє ефективності та економіці виробництва. Додатково, використання природних полімерів може мати позитивний вплив на екологічний аспект, оскільки ці матеріали є біорозкладаючими та можуть внести внесок у зменшення відходів та впливу на довкілля. У зв'язку з растущим інтересом до сталого розвитку та екологічної безпеки, використання природних полімерів стає важливим кроком у напрямку створення більш екологічно збалансованих матеріалів та технологій. Опис ідеї проекту продемонстровано у табл. 1.

Аналіз потенційних техніко-економічних переваг запропонованої ідеї продемонстровано у табл. 4.1  порівняно з пропозиціями конкурентів, які відрізняються економічно доступними та екологічно чистими природними полімерами та методом синтезу нанокомпозитної мембрани, передбачає ретельне визначення техніко-економічних характеристик ідеї. Далі, проводиться ідентифікація попереднього кола конкурентів, або проектів-конкурентів, які вже присутні на ринку, та здійснюється збір інформації стосовно значень техніко-економічних показників для власної ідеї та проектів-конкурентів. На завершальному етапі виконується порівняльний аналіз показників, визначаючи, які характеристики є гіршими (W, слабкі), аналогічними (N, нейтральні) чи кращими (S, сильні) у порівнянні із конкурентами, що дозволяє визначити конкурентні переваги та можливості подальшого вдосконалення ідеї проекту.

Таблиця 4.1 – Опис стартап-проекту

| Зміст ідеї | Напрями застосування | Переваги використання |
| --- | --- | --- |
| Синтез нанокомпозитної мембрани на основі природних полімерів | Фільтрація води та очищення відходів | Поліпшення якості води, ефективне видалення шкідливих речовин |
|  | Біотехнологія | Розробка нових біологічних матеріалів, підвищення біологічної сумісності |
|  | Медицина | Розробка нових медичних пристроїв та матеріалів, Поліпшення якості медичного обслуговування |
|  | Сенсорні технології | Розробка нових сенсорних елементів , підвищення точності та чутливості |

Мета оцінки сильних, слабких і нейтральних сторін стартап-ідеї полягає в тому, щоб визначити її конкурентоспроможність. Запропонований товар, як видно з таблиці 4.2, є конкурентоспроможним на ринку та може приносити прибуток у короткий термін.

Таблиця 4.2 − Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту.

| № п/ п | Техніко-економічні характеристики ідеї | Потенційні товари конкурентів |  |  |  | W (слабка сторона) | N | S (сильна сторона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мій проект | Aquaporin | Polymуеm | Inopor |  |  |  |
| 1 | Дoступнiсть сировини та матеріалів, % | 100 | 85 | 90 | 100 |  |  | + |
| 2 | Екoлoгiчнiсть | + | + | - | - |  |  | + |
| 3 | Рентабельність, % | 135 | 75 | 110 | 100 |  |  | + |
| 4 | Собівартість, грн. | 1250 | 1200 | 1050 | 1000 | - |  |  |
| 5 | Складнiсть вигoтoвлення | + | - | + | - | - |  |  |
| 6 | Економічна ефективність | середня | висока | середня | висока |  | + |  |

Сильні техніко-економічні сторони проекту:

- Доступність сировини та матеріалів на 100%. Це означає, що для виробництва мембран не потрібно використовувати дорогі або рідкісні матеріали, що робить проект економічно привабливим.І

- Екологічність. Нанокомпозитні мембрани на основі природних полімерів є більш екологічними, ніж традиційні мембрани, оскільки вони не містять токсичних речовин через що попит на такі мембрани є високим.

- Висока рентабельність. Проект має потенціал для високої рентабельності, оскільки сировина та матеріали для виробництва мембран доступні та недорогі.

Слабкі техніко-економічні сторони вашого проекту:

- Собівартість виробництва - висока собівартість виробництва може призвести до зниження конкурентоспроможності проекту. Це може бути пов'язано з використанням дорогих матеріалів або складних технологій виробництва.

- Складність виготовлення - складний процес виробництва може ускладнити контроль якості і призвести до підвищення собівартості.

- Економічна ефективність - низька економічна ефективність може призвести до зниження попиту на продукт. Це може бути пов'язано з високою собівартістю виробництва або низькою продуктивністю.

4.2 Технологічний аудит ідеї проекту

Для впровадження в Україні виробництва нанокомпозитної мембрани на основі природних полімерів, таких як хітозан та Na CMC, можливе ефективне використання існуючих виробничих потужностей. Продукт отримується шляхом взаємодії зазначених полімерів, що сприяє екологічності та економічності процесу виробництва. Отриманий продукт відзначається високою якістю і може застосовуватися для очищення води та інших перспективних областей використання.

Таблиця 4.3 − Технологічна здійсненність ідеї проекту

| Ідея проекту | Технології її реалізації | Наявність технологій | Доступність технологій |
| --- | --- | --- | --- |
| Синтез нанокомпозитної мембрани на основі природних полімерів | Одержання нанокомпозитної мембрани утворюючи гомогенний розчин з Na-CMC та хітозану використовуючи соляну кислоту та подальше формування самої мембрани шляхом лиття | Розроблена у даній магістерській дисертації | доступна |
|  | Одержання мембрани шляхом занурення розчину хітозану та Na-CMC у буферну ванну для отримання розділення фаз, промивання водою та процес сушіння. | наявна | доступна |
| Обрана технологія реалізації ідеї проекту: Одержання нанокомпозитної мембрани формуючи шлям лиття |  |  |  |

У таблиці 4.3 подано результати аудиту технології, яка може бути використана для втілення ідеї проекту – створення товару, а саме отримання нанокомпозитної мембрани на основі природних полімерів. Аналіз ринкових можливостей для впровадження проекту та виявлення ринкових загроз, які можуть ускладнити його реалізацію, дозволяє стратегічно планувати розвиток проекту, враховуючи ринкове середовище, потреби потенційних клієнтів і конкурентну обстановку.

Аналіз ринкових можливостей запуску стартаппроекту

Виявлення можливостей на ринку, які можна використати при впровадженні проекту, а також визначення потенційних загроз, що можуть ускладнити його реалізацію, надає можливість стратегічно планувати розвиток проекту, з урахуванням стану ринкового середовища, потреб потенційних клієнтів та конкурентної ситуації.

Для початку необхідно провести аналіз попиту: наявність попиту, обсяг, динаміка розвитку ринку (табл. 4).

Таблиця 4.4 Попередня характеристика потенційного ринку стартап‐

проекту

| № п/п | Показники стану ринку (найменування) | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кількість головних гравців, од | 2 |
| 2 | Загальний обсяг продаж, грн/ум.од | 3500 |
| 3 | Динаміка ринку (якісна оцінка) | Зростає |
| 4 | Наявність обмежень для входу (вказати характер обме‐ жень) | Фінансові обмеження, регуляторні обмеження, доступ до дистрибуції, |
| 5 | Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації | ГОСТ, ISO, ТУ |
| 6 | Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку), % | 55 |

За результатами попереднього оцінювання ринок для нанокомпозитних мембран на основі природних полімерів є привабливим для входження, особливо для українських виробників. Це пов'язано з наступними факторами:

- Високий потенціал для зростання ринку, викликаний зростаючим попитом на екологічні та ефективні технології.

- Наявність доступної сировини для виробництва нанокомпозитних мембран на основі природних полімерів в Україні.

- Розвиток вітчизняних наукових і технологічних досліджень у галузі нанотехнологій і мембранних технологій.

Таким чином, українським виробникам нанокомпозитних мембран на основі природних полімерів є всі можливості для того, щоб стати конкурентоспроможними на світовому ринку.

У таблиці 5 представлені можливі категорії клієнтів, опис їхніх особливостей та сформульовано приблизний перелік вимог до товару для кожної з них.

Таблиця 5. Характеристика потенційних клієнтів стартап‐проекту

| № п/п | Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Відмінності у поведінці різних потенційних цільових груп клієнтів | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очищення води | Великі підприємства, що обробляють великі обсяги води | - орієнтовані на ефективність та довговічність; - прагнуть до зниження витрат; - схильні до ризиків | - високі показники ефективності фільтрації; - довговічність; - стійкість до хімічних речовин і біологічних забруднень; - низька собівартість |
| 2 | Очищення хімічних речовин | Підприємства, що використовують хімічні речовини в процесі виробництва | - орієнтовані на безпеку та надійність; - прагнуть до зниження витрат; - схильні до ризиків | - стійкість до хімічних речовин; - біологічна стійкість; - низька собівартість |
| 3 | Очищення енергетичних ресурсів | Підприємства, що використовують енергію в процесі виробництва | - орієнтовані на ефективність та довговічність; - прагнуть до зниження витрат; - схильні до ризиків | - високі показники ефективності фільтрації; - довговічність; - стійкість до високих температур; - низька собівартість |

Нанокомпозитні мембрани на основі природних полімерів мають потенціал для задоволення широкого спектру потреб у різних галузях. Для того, щоб успішно реалізувати цей потенціал, виробникам необхідно враховувати потреби і поведінку потенційних клієнтів, а також розробити продукти, які відповідають цим потребам.

Після визначення потенційних груп клієнтів, виконується аналіз ринкового середовища, що включає розробку таблиць факторів, які сприяють ринковому впровадженню проекту, та факторів, які можуть стати перешкодою. Фактори в таблицях подаються в порядку спадання їхньої значущості.

Таблиця 4.6. Фактори загроз

| № п/п | Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | війна | Війна може призвести до зниження попиту на товари та послуги, а також до пошкодження або знищення активів компанії. | Розширення виробництва в інших країнах або переорієнтація на виробництво товарів, які необхідні в умовах війни. |
| 2 | Поява нових технологій | Можливість виникнення конкуренції з боку виробників, які використовують більш ефективні технології | Розробка нових технологій або вдосконалення існуючих |
| 3 | Зміни в законодавстві такі як закон України про: «охорону навколишнього природного середовища», «захист прав споживачів» та інших. | Збільшення витрат на виробництво або обмеження сфери застосування нанокомпозитних мембран | Внесення змін до технології виробництва або пошуки нових ринків збуту |
| 4 | Зростання цін на сировину | Збільшення витрат на виробництво | Пошук альтернативних джерел сировини або зниження собівартості виробництва |
| 5 | Зміна попиту на ринку | Зменшення попиту на нанокомпозитні мембрани | Пошук нових ринків збуту або переорієнтація на виробництво інших товарів |

Фактори загроз можуть мати значний негативний вплив на бізнес. Тому важливо постійно аналізувати ці фактори та розробляти стратегії реагування на них. Реакція на загрози повинна бути своєчасною та ефективною, щоб захистити бізнес від негативного впливу.

Таблиця 4.7 Фактори можливостей

| № п/п | Фактор | Зміст можливості | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зростання попиту на екологічні продукти | Збільшення обсягів продажів нанокомпозитних мембран, які мають екологічні переваги | Розробка нових продуктів з підвищеними екологічними характеристиками |
| 2 | Розвиток нових галузей промисловості пов’язаних з охороною здоров’я та технологій | Поява нових ринків збуту для нанокомпозитних мембран | Розширення виробництва або пошук нових партнерів для збуту продукції |
| 3 | Зниження витрат на виробництво | Збільшення прибутку компанії | Інвестування в розвиток виробництва або розширення ринків збуту |
| 4 | Поліпшення технологій виробництва | Збільшення якості продукції і зниження собівартості виробництва | Розширення виробництва або зниження цін на продукцію |
| 5 | Економічна підтримка | Збільшення доступності фінансування для компанії, що виробляють нанокомпозитні мембрани. | Інвестування в розвиток компанії або розширення виробництва. |

Можливості, які існують у зовнішньому середовищі, можуть допомогти бізнесу розвиватися та зростати. Щоб скористатися цими можливостями, важливо постійно їх аналізувати та розробляти стратегії реагування на них. Реакція на можливості повинна бути своєчасною та ефективною, щоб компанія могла отримати максимальну вигоду.

Далі виконується аналіз пропозиції, в рамках якого визначаються основні характеристики конкурентного середовища на ринку (таблиця 4.8).

Таблиця 4.8 Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляться дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкурентоспроможною) |
| --- | --- | --- |
| 1. Вказати тип конкуренції ‐ Олігополія | На ринку існує кілька великих компаній, які виробляють нанокомпозитні мембрани. Ці компанії конкурують між собою за споживачів, ціни та ринкові частки. | Компанія повинна розробити ефективну маркетингову стратегію |
| 2. За рівнем конкурентної боротьби Міжнародна | на стадії розвитку стартап-проект має амбіції не тільки на внутрішній український ринок, але і на споживачів за кордоном. | На ринку представлені компанії з різних країн. Це означає, що компанія повинна бути готова до конкуренції з компаніями з інших країн. |
| 3. За галузевою ознакою внутрішньогалузева | Конкуренція відбувається між компаніями, які виробляють нанокомпозитні мембрани. | Компанія повинна постійно інноваційно розвиватися, щоб пропонувати споживачам найновіші технології і рішення |
| 4. Конкуренція за видами товарів: товарно-видова | Конкуренція відбувається між компаніями, які виробляють нанокомпозитні мембрани з різними характеристиками, такими як розмір пор, міцність, хімічна стійкість тощо. | Компанія повинна розробити асортимент нанокомпозитних мембран, який буде відповідати потребам різних споживачів |
| 5. За характером конкурентних переваг нецінова | Удосконалення існуючої продукції або створення нової продукції , яка задовольняє споживчий попит іншими способами | Компанія має найбільшу конкурентну перевагу, якщо вона займає унікальне місце на ринку |
| 6. За інтенсивністю Рівна | Компанії мають приблизно однаковий рівень конкурентоспроможності. | Компанія повинна уважно стежити за діями своїх конкурентів, щоб не відставати від них. |

За даними таблиці, конкурентне середовище на ринку нанокомпозитних мембран є олігополістичним, міжнародним, внутрішньогалузевим і товарно-видовим. Це означає, що на ринку існує кілька великих компаній, які конкурують між собою на глобальному рівні за виробництво нанокомпозитних мембран. Ці компанії пропонують широкий асортимент мембран з різними характеристиками, щоб задовольнити потреби різних споживачів.

Для успіху в такому конкурентному середовищі компанія повинна розробити ефективну маркетингову стратегію, постійно інноваційно розвиватися, пропонувати унікальні продукти та послуги, і уважно стежити за діями своїх конкурентів.

Після аналізу конкуренції здійснюється більш ретельний аналіз умов конкуренції в галузі відповідно до моделі "П'ять сил" М. Портера (див. додаток А) (таблиця 4.9).

Таблиця 4.9 Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером

| Складові аналізу | Прямі конкуренти в галузі | Потенційні конкуренти | Постачальни-ки | Клієнти | Товари‐ замінники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Інші виробники мембран, як на основі природних, так і синтетичних полімерів. | Інші виробники мембран, які можуть перейти на виробництво мембран. | Виробники природних полімерів, такі як целюлоза, целюлоза-ацетат, хітин, хітозан, тощо. | Різні галузі промисловості, які використовують мембрани, такі як водопідготовка, фармацевтика, хімічна промисловість, тощо. | Інші типи мембран, такі як традиційні мембрани з органічних полімерів, мембрани з неорганічних матеріалів, тощо. |
| Висновки | На цьому ринку існує декілька конкуруючих компаній, але немає явного лідера. | Потенційні конкуренти можуть становити серйозну загрозу для галузі. | Постачальни-ки природних полімерів є важливим фактором для успіху компаній, що виробляють мембрани. | Клієнтська база для мембран є широкою та різноманітною. | Існує декілька товарів-замінників, але вони не завжди можуть забезпечити такі ж характеристи-ки та переваги. |

Ринок нанокомпозитних мембран є відносно новим, але має високий потенціал зростання. На цьому ринку існує декілька конкуруючих компаній, але немає явного лідера. Щоб бути конкурентоспроможним на цьому ринку, проект "нанокомпозитні мембрани на основі природних полімерів" повинен мати такі характеристики:

- Покращена міцність та стійкість до пошкоджень

- Менша схильність до забруднення

- Більш екологічна чистота

- Економічна ефективність виробництва

- Екологічна чистота виробництва

Ці характеристики дозволять проекту задовольнити потреби клієнтів та виділитися серед конкурентів.

На основі аналізу таблиці можна виділити такі фактори конкурентоспроможності проекту "нанокомпозитні мембрани на основі природних полімерів":

- Технологія виробництва: технологія виробництва повинна бути економічно ефективною та екологічно чистою.

- Характеристики мембран: мембрани повинні мати покращену міцність та стійкість до пошкоджень, меншу схильність до забруднення та бути більш екологічно чистими, ніж традиційні мембрани.

- Ціна: ціна мембран повинна бути конкурентоспроможною.

- Маркетинг: проект повинен мати ефективну маркетингову стратегію для просування мембран на ринках.

Ці фактори будуть враховуватися при розробці стратегії розвитку проекту.

Далі встановлюється та обгрунтовується список факторів, що впливають на конкурентоспроможність. Результати аналізу представляються у формі Таблиці 4.10.

Таблиця 4.10. Обґрунтування факторів конкурентоспроможності.

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ціна | Ціна є одним з найважливіших факторів для споживачів при виборі постачальника нанокомпозитних мембран синтетичних полімерів. Чим нижча вартість мембрани тим більша доступність для споживача. |
| 2 | Гарантія та сервіс | Гарантія та сервіс є важливими факторами для споживачів, які хочуть мати впевненість у якості продукту та послуг. |
| 3 | Тривалість служби | Тривалість служби є важливим фактором для споживачів, які хочуть отримати довгострокову інвестицію в систему очищення води. |
| 4 | Репутація постачальника | Репутація постачальника є важливим фактором для споживачів, які хочуть співпрацювати з надійним партнером. |

Ринкові загрози та можливості – це можливі негативні та позитивні наслідки впливу зовнішніх факторів на ринок. Вони ще не реалізовані на практиці, але мають певну ймовірність здійснення.

Наприклад, зниження доходів потенційних споживачів – це фактор загрози. На його основі можна зробити прогноз щодо посилення значущості цінового фактору при виборі товару, що призведе до посилення цінової конкуренції. Це вже є ринковою загрозою.

SWOT-аналіз дозволяє виявити сильні та слабкі сторони підприємства, які впливають на його конкурентоспроможність. При цьому важливо зосередитися на тих сильних та слабких сторонах, які найбільше впливають на здатність підприємства реагувати на ринкові загрози та можливості.

Таблиця 4.11. Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту.

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Рейтинг товарів-конкурентів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | –3 | –2 | –1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| 1 | Ціна |  |  |  | A |  | I,P |  |
| 2 | Гарантія та сервіс |  |  | I,A | P |  |  |  |
| 3 | Тривалість служби |  | I.P | A |  |  |  |  |
| 4 | Репутація постачальника |  |  |  |  | I,P | A |  |

Розшифрування позначок кункурентів:

Aquaporin - A

Polymуеm - P

Inopor - I

Сильні сторони мого проекту:

Гарантія та сервіс дають споживачам впевненість у якості продукту та послуг. Це може бути особливо цінним для споживачів, які не мають досвіду роботи з системами очищення води або які не мають доступу до необхідних інструментів і обладнання.

Тривалість служби є важливим фактором для споживачів, які хочуть отримати довгострокову інвестицію в систему очищення води. Нанокомпозитні мембрани на основі природних полімерів мають потенціал мати більш тривалий термін служби, ніж традиційні мембрани. Це пов’язано з тим, що вони є більш стійкими до забруднення

Слабкі сторони мого проекту:

Ціна (для забезпечення хорошого сервісу та створіння хорошого продукту компанія інвестує більше всього коштів в забезпечення та розвиток кращих показників як і компанії так і продукту.)

Репутація: так як проект новий , він ще не встиг себе зарекомендувати.

Проект має потенціал бути успішним на ринку нанокомпозитних мембран на основі природних полімерів. Сильні сторони проекту, такі як гарантія та сервіс, а також тривалість служби, можуть бути особливо привабливими для споживачів, які цінують якість і надійність, що забезпечить в майбутньому хорошу репутацію компанії.

Мета проведення SWOT-аналізу полягає не в ідентифікації всіх сильних і слабких сторін підприємства, а в концентрації на тих, які мають найбільший вплив на його успіх чи невдачу. Це обумовлено тим, що обширний перелік факторів може ускладнити розуміння того, що є найбільш суттєвим.

Стратегічне планування визначає успіх будь-якої організації. Правильні та своєчасні стратегічні рішення дозволяють організації ефективно використовувати свої ресурси та можливості, а також мінімізувати ризики.

SWOT-аналіз виступає ключовим інструментом у стратегічному плануванні, дозволяючи оцінити сильні та слабкі сторони організації, а також можливості та загрози зовнішнього середовища. На основі SWOT-аналізу організація може розробити альтернативні стратегії для взаємодії на ринку та визначити оптимальний момент для їхнього впровадження.

Таблиця 4.12 SWOT‐ аналіз стартап‐проекту

| Сильні сторони: Доступність сировини Екологічність Висока рентабельність Тривалість служби Гарантія та сервіс | Слабкі сторони: Ріст собівартості Складність виготовлення Економічна ефективність |
| --- | --- |
| Можливості: Зростаючий попит на очищення води Відсутність ефективних методів очищення води Субсидії на розвиток технологій очищення води | Загрози: Конкуренція Зміни в законодавстві Зміни в технології |

SWOT-аналіз показує, що стартап-проект "Нанокомпозитні мембрани на основі природних полімерів для очищення води" має ряд сильних сторін, які можуть забезпечити йому успіх на ринку. Однак, існує також ряд слабких сторін і загроз, які компанія повинна враховувати при розробці своєї стратегії розвитку.

Таблиця 4.13 Альтернативи ринкового впровадження стартап‐проекту

| № п/п | Альтернатива (орієнтовний комплекс заходів) ринкової поведінки | Ймовірність отримання ресурсів | Строки реалізації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Випуск готової продукції власними силами | Висока | Довгі |
| 2 | Випуск готової продукції на умовах аутсорсингу | Середня | Середні |
| 3 | Випуск готової продукції за ліцензією | Низька | Короткі |

Найбільш ймовірною альтернативою є випуск готової продукції власними силами. Цей варіант дасть стартапу повний контроль над виробництвом і дозволить йому освоїти ринок на власних умовах. Однак, цей варіант також є найбільш витратним і потребує значних ресурсів і часу.

Якщо стартап має обмежені ресурси, він може розглянути альтернативу випуску готової продукції на умовах аутсорсингу. Цей варіант дозволить стартапу уникнути необхідності будівництва власного виробництва, але він також може призвести до зниження якості продукції та конкурентоспроможності.

Якщо стартап не має можливості самостійно освоїти виробництво нанокомпозитних мембран, він може розглянути альтернативу випуску готової продукції за ліцензією. Однак, цей варіант може бути менш вигідним для стартапу, оскільки він буде отримувати лише частину прибутку від реалізації продукції.

4.3 Розроблення ринкової стратегії проекту

Розробка ринкової стратегії починається з визначення цільових груп споживачів, яким компанія хоче продавати свою продукцію або послуги.

Таблиця 4.14 Вибір цільових груп потенційних споживачів.

| № п/п | Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Готовність споживачів сприйняти продукт | Орієнтовний попит в межах цільової групи | Інтенсивність конкуренції | Простота виходу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комерційні підприємства | Високий | Значний | Середній | Середній |
| 2 | Установи водопостачання | Високий | Значний | Середній | Середній |
| 3 | Медичні заклади | Високий | Значний | Низька | Середній |
| 4 | Сільськогосподарські підприємства | Середній | Середній | Середній | Середній |
| 5 | Домашні господарства | Середній | Середній | Низька | Високий |
| Найбільш перспективними цільовими групами для стартап-проекту є комерційні підприємства, установи водопостачання та медичні заклади. |  |  |  |  |  |

На основі даних таблиці можна зробити висновок, що найбільш перспективними цільовими групами для стартап-проекту є комерційні підприємства, установи водопостачання та медичні заклади. Ці групи мають високий попит на продукт, значну інтенсивність конкуренції та середню простоту виходу на цільовий сегмент.

Щоб працювати в обраних сегментах ринку, компанії необхідно розробити базову стратегію розвитку, яка буде визначати її цілі, завдання та методи роботи в цих сегментах (табл. 4.15).

Таблиця 4.15 Визначення базової стратегії розвитку

| Обрана альтернатива розвитку проекту | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкурентоспроможні позиції | Базова стратегія розвитку |
| --- | --- | --- | --- |
| Висока якість продукції, висока ефективність роботи обладнання | Впровадження нових технологій, підвищення якості продукції, створення унікальної пропозиції для клієнтів | Висока якість, інноваційні технології, ефективність роботи обладнання | Стратегія диференціації |

На основі даних таблиці можна зробити висновок, що найбільш перспективною базовою стратегією розвитку для стартап-проекту є стратегія диференціації. Ця стратегія передбачає створення унікальної пропозиції для клієнтів, яка буде відрізнятися від пропозицій конкурентів.

Після цього необхідно визначити стратегію конкурентної поведінки компанії (табл. 4.16)

Таблиця 4.16. Визначення базової стратегії конкурентної поведінки

| Чи є проект «першопрохідем» на ринку? | Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів? | Чи буде компанія копіювати основні характеристики товару конкурентів і які? | Стратегія конкурентної поведінки |
| --- | --- | --- | --- |
| Ні | Проект прийматиме активну участь у конкуренції на ринку | Проект звертатиме увагу вже на існуючі рішення та створюватиме власні | Стратегія наслідування лідеру |

Стратегія конкурентної поведінки компанії базується на наслідуванні лідерів ринку. Ця стратегія передбачає адаптацію до змін на ринку та уникання прямої конкуренції з найбільшими компаніями

На основі результатів досліджень було розроблено стратегію позиціонування товару, яка відповідає основним вимогам до товару та стратегії розвитку проекту. Ця стратегія викладена в табл. 4.17.

Таблиця 4.17. Визначення стратегії позиціонування

| Вимоги до товару цільової аудиторії | Базова стратегія розвитку | Ключові конкурентоспроможні позиції проекту | Вибір асоціацій |
| --- | --- | --- | --- |
| високі експлуатаційні характеристики, екологічна безпека, доступна ціна | Стратегія диференціації | Виготовлена з природних полімерів, висока ефективність | Екологічний, ефективний, доступний |

На основі даних таблиці можна зробити висновок, що стартап-проект планує позиціонувати свій товар як екологічний. Ця позиція базується на наступних факторах:

- Виготовлення з природних полімерів

- Висока екологічна безпека

Таке позиціонування відповідає основним вимогам до товару, а також стратегії розвитку проекту. Воно дозволяє виділитися на ринку і завоювати конкурентні переваги.

4.4 Розроблення маркетингової програми стартап проекту

Розроблення маркетингової програми для стартап-проекту є ключовим етапом у плануванні та впровадженні ефективної стратегії залучення клієнтів та ринкового успіху. Це дозволяє визначити цільову аудиторію, розробити унікальну пропозицію вартості, визначити канали комунікації та рекламні стратегії. Маркетингова програма надає структурований план дій, спрямований на підвищення усвідомленості про продукт чи послугу, забезпечення конкурентоспроможності та підтримку стійкого росту стартапу на ринку.

Для того, щоб створити ефективну маркетингову програму, необхідно визначити ключові конкурентні переваги товару(табл. 4.18).

Таблиця 4.18. Визначення ключових переваг концепції потенційного  товару.

| Потреба | Вигода, яку пропонує товар | Ключові переваги перед конкурентами |
| --- | --- | --- |
| Ефективне очищення води | висока проникність і селективність, що дозволяє ефективно очищати воду від різних забруднювачів | Використовують природні матеріали, які є більш екологічно чистими та доступними, ніж синтетичні матеріали, що використовуються в традиційних мембранах. |

У даному випадку, ключовою перевагою товару є його здатність ефективно очищати воду від різних забруднювачів, використовуючи природні матеріали, які є більш екологічно чистими та доступними, ніж синтетичні матеріали, що використовуються в традиційних мембранах.

Далі етап розробки трирівневої маркетингової моделі для товару необхідний для ідентифікації переваг, характеристик та атрибутів товару. Це дозволяє виробнику зрозуміти, що саме пропонує товар споживачам, і як він може задовольнити їхні потреби (таблиця 4,19)

Таблиця 19. Опис трьох рівнів моделі товару.

| Рівні товару | Сутність та складові |
| --- | --- |
| І. Товар за задумом | Базова потреба споживача : очищення води. Основна функціональна вигода цього товару: високоефективність та екологічність |
| ІІ. Товар у реаль‐ ному виконанні | Властивості та характеристики |
|  | - Висока ефективність очищення води від забруднень, у тому числі від важких металів, органічних сполук та патогенних мікроорганізмів. - Екологічність, оскільки сировиною для виготовлення мембран є природні полімери |
|  | - Якість: - відповідає європейським стандартам якості. - Виготовляється з використанням сучасних технологій. |
|  | Пакування: упаковка відповідає вимогам безпеки та зберігання |
|  | Маркування: маркується логотипом розробника |
| ІІІ. Товар із підкріпленнм | - До продажу: Проведення рекламної кампанії для підвищення обізнаності про продукт. |
|  | Після продажу: Надання гарантійного та післягарантійного сервісу |
| - За рахунок чого потенційний товар буде захищено від копіювання: - Патенти на винахід. - Торгові марки. - Конфіденційність технології |  |

Створена таблиця дозволяє виробнику отримати уявлення про те, як товар може задовольнити потреби споживачів та виділитися на ринку.

Після цього необхідно визначити діапазон цін, у якому буде продаватися продукт (табл. 4.20).

Таблиця 4.20 – Визначення меж встановлення ціни

| Рівень цін на товари-замінники | Рівень цін на товари-аналоги | Рівень доходів цільової групи споживачів | Верхня та нижня межі встановлення ціни на товар/послугу |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 - 8 тис. грн | 3 – 8 тис. грн | 17 – 35 тис. грн | 4 - 6 тис. грн |

У таблиці 4.21 представлена оптимальна система збуту для потенційного товару. У таблиці 4.22 представлена концепція маркетингових комунікацій, яка допоможе зрозуміти поведінку клієнтів.

Таблиця 4.21 – Формування системи збуту

| Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Глибина каналу збуту | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- |
| Клієнти хочуть купувати товари за дешевшою ціною, оскільки конкуренція між продавцями змушує їх знижувати ціни | Виробники та постачальники води, а також приватні особи, які встановлюють системи очищення води вдома або в бізнесі | Пряме збуту | Роздрібна торгівля |

Згідно з таблицею, система збуту формується відповідно до специфікації закупівельної поведінки цільових клієнтів. У даному випадку, оскільки клієнти хочуть купувати товари за дешевшою ціною, оптимальна система збуту - це пряме збуту або роздрібна торгівля.

Концепція маркетингових комунікацій - це комплексний підхід до планування та реалізації маркетингових комунікацій, який спрямований на досягнення конкретних маркетингових цілей – наступний етап стартап-проекту який ми визначаємо у таблиці 4.22.

Таблиця 4.22 – Концепція маркетингових комунікацій

| № п/п | Специфіка поведінки цільових клієнтів | Канали комунікацій, якими користують-ся цільові клієнти | Ключові позиції, обрані для позиціонування | Завдання рекламного повідомлення | Концепція рекламно-го звернення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цільові клієнти | Інтернет, телебачення, подієвий маркетинг | Постачальники води, а також приватні особи, які встановлюють системи очищення води вдома або в бізнесі | Висока ефективність очищення води, екологічність | Увага |
| 2 | Важливі потреби клієнтів | Інтернет, телебачення, подієвий маркетинг | Забезпечення чистоти і безпеки води | Висока ефективність очищення від забруднень, у тому числі важких металів, органічних сполук та патогенних мікроорганізмів, Екологічність виробництва та експлуатації | Перевага |
| 3 | Сприйняття конкурентів | Інтернет, телебачення, подієвий маркетинг | Існують інші мембрани для очищення води, але вони менш ефективні або менш екологічні | Нанокомпозитні мембрани є найбільш ефективним і екологічно чистим рішенням для очищення води | Відмінність |

У цьому розділі було проаналізовано потреби ринку та способи їх задоволення. Також було проведено порівняльний аналіз нашого продукту з продуктами конкурентів, щоб визначити його сильні та слабкі сторони.

За результатами дослідження можна зробити висновок, що проект має конкурентоспроможність, яку можна поліпшити за допомогою посилення маркетингової кампанії та постійного модернізування самого продукту.

ВИСНОВОК

На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що стартап-проект "Нанокомпозитні мембрани на основі природних полімерів для очищення води" має позитивні перспективи для ринкової комерціалізації.

Попит на ринку

Попит на очищення води є постійно зростаючим, оскільки забруднення води є глобальною проблемою. Нанокомпозитні мембрани на основі природних полімерів мають ряд переваг перед існуючими технологіями очищення води, зокрема:

- Висока ефективність очищення від широкого спектру забруднень, у тому числі важких металів, органічних сполук та патогенних мікроорганізмів.

- Екологічність виробництва та експлуатації.

Ці переваги роблять нанокомпозитні мембрани привабливими для широкого спектру потенційних клієнтів, у тому числі:

- Виробників та постачальників води.

- Приватних осіб, які встановлюють системи очищення води вдома або в бізнесі.

Динаміка ринку

Ринок очищення води є динамічним і зростає в середньому на 7% щорічно. Цей зростання обумовлюється зростанням населення, підвищенням рівня доходів і усвідомленням важливості питної води.

Рентабельність

Рентабельність роботи на ринку нанокомпозитних мембран на основі природних полімерів є високою. Це пов'язано з тим, що вартість виробництва цих мембран є нижчою, ніж вартість виробництва існуючих мембран.

Перспективи впровадження

Проект має перспективи впровадження з огляду на потенційні групи клієнтів, бар'єри входження, стан конкуренції та конкурентоспроможність.

Потенційні групи клієнтів

Потенційні групи клієнтів проекту досить широкі. Це виробники та постачальники води, а також приватні особи, які встановлюють системи очищення води вдома або в бізнесі.

Бар'єри входження

Бар'єри входження на ринок очищення води є відносно низькими. Це пов'язано з тим, що для виробництва нанокомпозитних мембран не потрібне дороге обладнання або спеціальні технології.

Стан конкуренції

Стан конкуренції на ринку очищення води є високим. Однак нанокомпозитні мембрани на основі природних полімерів мають ряд переваг перед існуючими технологіями, що може дати проекту конкурентні переваги.

Конкурентоспроможність проекту

Конкурентоспроможність проекту є високою. Це пов'язано з тим, що нанокомпозитні мембрани на основі природних полімерів мають ряд переваг перед існуючими технологіями, зокрема:

- Висока ефективність очищення від широкого спектру забруднень.

- Екологічність виробництва та експлуатації.

Альтернатива впровадження

Для ринкової реалізації проекту доцільно обрати пряму систему збуту. Цей варіант дозволяє контролювати весь процес продажів і маркетингу, а також забезпечувати високу якість обслуговування клієнтів.

На основі позитивного висновку можна зробити висновок, що подальша імплементація проекту є доцільною. Проект має високий потенціал для успіху на ринку очищення води.

Для реалізації проекту необхідно провести наступні кроки:

- Розробити маркетингову стратегію, спрямовану на цільові групи клієнтів.

- Створити та впровадити систему виробництва нанокомпозитних мембран.

- Організувати канали збуту.

Забезпечення успішної реалізації проекту вимагає від команди проекту високого професіоналізму та відповідальності.

ВИСНОВКИ

В результаті проведеного дослідження нанокомпозитних мембран на основі хітозану та Na-КМЦ виявлено, що їхні механічні властивості можна ефективно регулювати зміною складу та умов синтезу. Зокрема, збільшення концентрації хітозану та температури синтезу призводить до підвищення міцності на розрив мембран. Це відкриває широкі перспективи для розробки мембран з покращеними механічними характеристиками для різних галузей застосування.

Графіки питомої продуктивності вказують на те, що зі збільшенням тиску питома продуктивність зростає, але одночасно спостерігається зниження пропускної здатності мембрани через закупорювання пор. Це важливий аспект, який слід врахувати при подальшій оптимізації процесу фільтрації.

Мембрана на основі хітозану та Na-КМЦ демонструє високу механічну міцність, що дозволяє їй витримувати великі тискові навантаження. Це робить її привабливою для використання в різних умовах, включаючи промислові області.

Ефективність очищення мембрани також висока, зокрема у видаленні гумату натрію. Селективність мембрани стосовно каламутності зростає з тривалістю очищення, що підтверджує її ефективність при довготривалому використанні.

Аналіз ринку та конкурентоспроможності продукту підтверджує його потенціал на ринку, проте вказує на необхідність активної маркетингової кампанії та постійної модернізації для збільшення конкурентних переваг. Загальною висновок є те, що розроблений продукт володіє перспективами для успішного впровадження на ринок під умовою систематичної оптимізації та адаптації до вимог споживачів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Demchenko V., Shtompel V., Riabov S. Nanocomposites based on interpolyelectrolyte complex and Cu/Cu2O core-shell nanoparticles: Structure, thermomechanical and electric properties. European Polymer Journal. 2016. P. 310–316.

- Prozorova G. F, Pozdnyakov A. S, Kuznetsova N. P, Korzhova S. A, Emel’yanov A. I, Ermakova T. G, Fadeeva T. V, Sosedova L. M Green synthesis of watersoluble nontoxic polymeric nanocomposites containing silver nanoparticles. Int J Nanomed. 2014.No. 9. P. 1883–1889.

- Demchenko V. L., Shtompel’ V. I., Riabov S. V. DC Field Effect on the Structuring and Thermomechanical and Electric Properties of Nanocomposites Formed from Pectin–Cu2+–Polyethyleneimine Ternary Polyelectrolyte–Metal Complexes. Polymer Science, Ser. A. 2015. No 5. P. 635–643.

- Pomogailo A. D, Kestelman V. N. Metallopolymer nanocomposites. Springer, New York. 2005. P. 564.

- Deng Z, Zhu H, Peng B, Chen H, Sun Y. F, Gang X. D, Jin P. J, Wang J. L Synthesis of PS/Ag nanocomposite spheres with catalytic and antibacterial activities. ACS Appl Mater Interfaces. 2012. No. 4. P. 5625–5632.

- Rangelov, S., Pispas, S., Polymer and Polymer-Hybrid Nanoparticles: From Synthesis to Biomedical Applications. CRC Press. 2014.

- Reynaud E., Gauthier C, Perez J. Nanophases in polymers. Rev. Metall. Cah. Inf. Tech. 1999. No. 96. P. 169–176.

- Hussain E., Hojjati M., Okamoto M.I, Gorga E.R. J. Polymer-Matrix Nanocomposites, Processing, Manufacturing, and Application. J Compos. Mater. 2006. Vol. 40, №17. P. 1511–1575.

- Alexandre M., Dubois P. Macromolecular Engineering — Precise Synthesis, Materials Properties, Applications / red. Matyjaszewski K., Gnanou Y., Leibler L. Wiley-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim. 2007. Tom 4, Р. 2033–2070.

- Sharma S., Sanpui P., Chattopadhyay A., Ghosh S.S. Fabrication of antibacterial silver nanoparticle—Sodium alginate-chitosan composite films. RSC Adv. 2012. No. 2. P. 5837–5843

- Sharma S., Sanpui P., Chattopadhyay A., Ghosh S.S. Fabrication of antibacterial silver nanoparticle—Sodium alginate-chitosan composite films. RSC Adv. 2012. No. 2. P. 5837–5843

- Grass G., Rensing C., Solioz M. Metallic copper as an antimicrobial surface. Appl. Environ. Microbiol. 2011. No. 77. P. 1541–1548.

- Prabhu S., Poulose E.K. Silver nanoparticles: Mechanism of antimicrobial action, synthesis, medical applications, and toxicity effects. Int. Nano Lett. 2012. No. 32. P. 2–10.

- Lemire J.A., Harrison J.J., Turner R.J. Antimicrobial activity of metals: Mechanisms, molecular targets and applications. Nat. Rev. Microbiol. 2013. No. 11. P. 371–384.

- Hood M. A.; Gold C. S. Beyer F. L.; Sands J. M.; Li C. Y. Extraordinarily high plastic deformation in polyurethane/silica nanoparticle nanocomposites with low filler concentrations. Polymer. 2013. No. 54. P. 6510–6515

- Luo Q., Hickey R. J., Park S.-J. Controlling the location of nanoparticles in colloidal assemblies of amphiphilic polymers by tuning nanoparticle surface chemistry. ACS Macro Lett. 2013. No. 2. P. 107–111.

- Chitosan-Based Adsorbents for Wastewater Treatment. Materials Research Forum LLC, 2018. 290 с. 773-809

- Mirmohseni A., Dorraji M.S.S., Figoli A., Tasselli F. Chitosan hollow fibers as effective biosorbent toward dye: Preparation and modeling. Bioresour. Technol. 2012;121:212–220. doi: 10.1016/j.biortech.2012.06.067

- Homez-Jara A., Daza L.D., Aguirre D.M., Munoz J.A., Solanilla J.F., Vaquiro H.A. Characterization of chitosan edible films obtained with various polymer concentrations and drying temperatures. Int. J. Biol. Macromol. 2018;113:1233–1240. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2018.03.057

- Riegger B.R., Baurer B., Mirzayeva A., Tovar G.E.M., Bach M. A systematic approach of chitosan nanoparticle preparation via emulsion crosslinking as potential adsorbent in wastewater treatment. Carbohydr. Polym. 2018;180:46–54. doi: 10.1016/j.carbpol.2017.10.002

- García A., Rodríguez B., Oztürk D., Rosales M., Diaz D.I., Mautner A. Incorporation of CuO nanoparticles into thin-film composite reverse osmosis membranes (TFC-RO) for antibiofouling properties. Polym. Bull. 2017;75:2053–2069. doi: 10.1007/s00289-017-2146-4.

- Celik E., Park H., Choi H., Choi H. Carbon nanotube blended polyethersulfone membranes for fouling control in water treatment. Water Res. 2011;45:274–282. doi: 10.1016/j.watres.2010.07.060

- Le N.L., Nunes S.P. Materials and membrane technologies for water and energy sustainability. Sustain. Mater. Technol. 2016;7:1–28. doi: 10.1016/j.susmat.2016.02.001

- Ursino C., Castro-Munoz R., Drioli E., Gzara L., Albeirutty M.H., Figoli A. Progress of Nanocomposite Membranes for Water Treatment. Membranes. 2018;8:18. doi: 10.3390/membranes8020018.

- Rwei S.-P., Chen L.-J., Lin Y.-C., Tsai H.-C., Yu J. Preparation and characterization of chitosan/poly (vinyl alcohol)/multi-walled carbon nanotubes composite membranes for methanol permeation. J. Membr. Sci. 2009;326:395–403. doi: 10.1016/j.memsci.2008.10.030.

- Rhim J.-W., Hong S.-I., Park H.-M., Ng P.K.W. Preparation and characterization of chitosan-based nanocomposite films with antimicrobial activity. J. Agric. Food Chem. 2006;54:5814–5822. doi: 10.1021/jf060631w.

- Sirviö J.A., Visanko M., Liimatainen H. Layered nanocomposites based on nanofibrillated cellulose and chitosan: Swelling, strength, and oxygen and grease barrier properties. J. Appl. Polym. Sci. 2012;126:E337–E344. doi: 10.1002/app.36830.

- Fakhari S., Mehdipour-Ataei S., Jahanshahi M., Dehghani F. Development of chitosan/PVA/nanoclay composite nanofibrous membranes for water treatment applications. Desalination. 2011;266:118–123. doi: 10.1016/j.desal.2010.08.018.

- Liu M., Dai L., Shi W., Ye Z., Zhang G., Liu J., Liu Z. Chitosan/attapulgite composites with enhanced mechanical and adsorption properties. Carbohydr. Polym. 2010;82:127–133. doi: 10.1016/j.carbpol.2010.04.021.

- Hu Z., Wang Q., Zhao X., Wang J., Liu J., Wu Q. Preparation and characterization of chitosan-coated bamboo cellulose whisker reinforced chitosan composite films. Carbohydr. Polym. 2009;75:410–414. doi: 10.1016/j.carbpol.2008.08.013.

- Chen Y.-M., Chung Y.-C., Wang L.-W. Antibacterial properties of chitosan in waterborne pathogen. J. Environ. Sci. Health Part A. 2003;38:2559–2570. doi: 10.1081/ESE-120024195.

- Xu L.-C., Mou Z., Li S.-J. The preparation and properties of chitosan films modified by blending with PVA and plasticizer. Carbohydr. Polym. 2006;65:194–199. doi: 10.1016/j.carbpol.2006.01.020.

- Zhao Q., Li Y., Sun X., Ma J., Zhang L. Antifouling nanocomposite ultrafiltration membranes based on natural chitosan and graphene oxide nanosheets. J. Membr. Sci. 2014;454:292–301. doi: 10.1016/j.memsci.2013.12.028.

- Tian M., Liu W., Zhang J., Zhang Y., Chen C., Liu G. Preparation and characterization of chitosan/montmorillonite composite membranes for pervaporation dehydration of isopropanol. J. Membr. Sci. 2007;289:210–218. doi: 10.1016/j.memsci.2006.11.019.

- Zhang M., Li X., Gong Y., Li Y., Guo X., Zhang X. Preparation and characterization of chitosan/zeolite Y composite membranes for pervaporation dehydration of isopropanol. J. Membr. Sci. 2007;299:173–181. doi: 10.1016/j.memsci.2007.04.043.

- Wu C., Luo Y., Sun J., Xiong L., Ma P., Zhou Q., Liang Y. Preparation and properties of chitosan-based nanocomposite membranes for direct methanol fuel cells. J. Membr. Sci. 2006;281:581–588. doi: 10.1016/j.memsci.2006.05.030.

- Huang X., Li X., Zou X., Luo H., Liu F., Guo L., Zhang Z., Song Y., Su Z. Preparation and characterization of chitosan nanocomposite membranes reinforced by pristine montmorillonite or its alkylammonium intercalation compounds. J. Membr. Sci. 2008;313:169–178. doi: 10.1016/j.memsci.2007.11.052.

- Li H., Chang J., Li L., Zheng G., Gao C. A novel chitosan/poly (ethylene glycol)/hydroxyapatite composite membrane for tissue engineering applications. J. Biomed. Mater. Res. Part A. 2007;83A:928–937. doi: 10.1002/jbm.a.31396.

- Almasi H., Ghasemi I., Jahanshahi M., Dehghani F. Development of chitosan/PVA/montmorillonite composite nanofibrous membranes for water treatment applications. J. Appl. Polym. Sci. 2013;128:1965–1972. doi: 10.1002/app.38394.

- Peng N., Zhang M., Sun X., Li Y., Zhang X. Chitosan/TiO2 hybrid membranes with enhanced performance for pervaporation dehydration of isopropanol. J. Membr. Sci. 2010;364:131–138. doi: 10.1016/j.memsci.2010.08.027.

- Wu T., Zivanovic S. PLA-chitosan composite films with antimicrobial activity. Food Control. 2012;25:584–590. doi: 10.1016/j.foodcont.2011.12.005.

- Aranaz I., Mengíbar M., Harris R., Paños I., Miralles B., Acosta N., Galed G., Heras Á. Functional Characterization of Chitin and Chitosan. Curr. Chem. Biol. 2009;3:203–230. doi: 10.2174/2212796810903030203.

- Tian M., Liu W., Zhang J., Zhang Y., Chen C., Liu G. Preparation and characterization of chitosan/montmorillonite composite membranes for pervaporation dehydration of isopropanol. J. Membr. Sci. 2007;289:210–218. doi: 10.1016/j.memsci.2006.11.019.

- Zhang M., Li X., Gong Y., Li Y., Guo X., Zhang X. Preparation and characterization of chitosan/zeolite Y composite membranes for pervaporation dehydration of isopropanol. J. Membr. Sci. 2007;299:173–181. doi: 10.1016/j.memsci.2007.04.043.

- Wu C., Luo Y., Sun J., Xiong L., Ma P., Zhou Q., Liang Y. Preparation and properties of chitosan-based nanocomposite membranes for direct methanol fuel cells. J. Membr. Sci. 2006;281:581–588. doi: 10.1016/j.memsci.2006.05.030.

- Huang X., Li X., Zou X., Luo H., Liu F., Guo L., Zhang Z., Song Y., Su Z. Preparation and characterization of chitosan nanocomposite membranes reinforced by pristine montmorillonite or its alkylammonium intercalation compounds. J. Membr. Sci. 2008;313:169–178. doi: 10.1016/j.memsci.2007.11.052.

- Li H., Chang J., Li L., Zheng G., Gao C. A novel chitosan/poly (ethylene glycol)/hydroxyapatite composite membrane for tissue engineering applications. J. Biomed. Mater. Res. Part A. 2007;83A:928–937. doi: 10.1002/jbm.a.31396.

- Almasi H., Ghasemi I., Jahanshahi M., Dehghani F. Development of chitosan/PVA/montmorillonite composite nanofibrous membranes for water treatment applications. J. Appl. Polym. Sci. 2013;128:1965–1972. doi: 10.1002/app.38394.

- Peng N., Zhang M., Sun X., Li Y., Zhang X. Chitosan/TiO2 hybrid membranes with enhanced performance for pervaporation dehydration of isopropanol. J. Membr. Sci. 2010;364:131–138. doi: 10.1016/j.memsci.2010.08.027.

- Wu T., Zivanovic S. PLA-chitosan composite films with antimicrobial activity. Food Control. 2012;25:584–590. doi: 10.1016/j.foodcont.2011.12.005.

- Aranaz I., Mengíbar M., Harris R., Paños I., Miralles B., Acosta N., Galed G., Heras Á. Functional Characterization of Chitin and Chitosan. Curr. Chem. Biol. 2009;3:203–230. doi: 10.2174/2212796810903030203.

- Zhu X., Guo Z., Ren F., He H. Preparation and characterization of chitosan–silica complex membranes. J. Membr. Sci. 2004;241:119–128. doi: 10.1016/j.memsci.2004.05.018.

- Li Y., Wang X., Yan H., Chen X., Chen J. Preparation and characterization of chitosan/poly (vinyl alcohol)/nanosilver composite nanofibrous membranes for antibacterial applications. J. Biomater. Sci. Polym. Ed. 2011;22:2083–2094. doi: 10.1163/092050610X551124.

- Gao Y., Cranston E.D. Recent advances in antimicrobial treatments of textiles. Text. Res. J. 2008;78:60–72. doi: 10.1177/0040517507085967.

- Li Z., Wang H., Chen L., Li Y., Deng X., Li Y., Zhang X. Preparation and properties of chitosan/silicon oxide composite membranes. J. Membr. Sci. 2005;250:167–173. doi: 10.1016/j.memsci.2004.12.024.

- Kim J.S., Kuk E., Yu K.N., Kim J.H., Park S.J., Lee H.J., Kim S.H., Park Y.K., Park Y.H., Hwang C.Y., et al. Antimicrobial effects of silver nanoparticles. Nanomed. Nanotechnol. Biol. Med. 2007;3:95–101. doi: 10.1016/j.nano.2006.12.001.

- Chen G., Gao C., Liu Y., Li M. Preparation and properties of chitosan–silica complex membranes. J. Membr. Sci. 2002;209:329–340. doi: 10.1016/S0376-7388(02)00237-5.

- Gao L., Gan L., Li Y., Huang X. Preparation and characterization of chitosan–poly (acrylic acid)–montmorillonite nanocomposite membranes. J. Appl. Polym. Sci. 2008;108:2420–2426. doi: 10.1002/app.27848.

- Ribeiro C., Costa R., Silva A.F., Neto C.P., Daina S., Moreira J., Mateus N., de Freitas V., Reis M.A.M. Chitosan–gelatin membranes with bactericidal activity for skin regeneration. Carbohydr. Polym. 2016;150:214–221. doi: 10.1016/j.carbpol.2016.04.016.

- Park Y.J., You E.M., Lee S.Y., Lee J.M., Min B.M. Chitosan–collagen blend membrane for wound dressing applications. Macromol. Res. 2007;15:553–559. doi: 10.1007/BF03218501.

- Wang K., Sun X., Lin X., Zhang J., Sun Y. Chitosan/halloysite nanotube composite membranes for chromium (VI) ions adsorption. J. Membr. Sci. 2012;407–408:16–23. doi: 10.1016/j.memsci.2012.03.007.

- An Y., Zhang Y., Wei X., Wang J., Yang S. Preparation and properties of chitosan/silicon carbide whisker nanocomposite membranes. Polym. Int. 2007;56:1293–1298. doi: 10.1002/pi.2301.

- Liang Y, Tian Y, Gao J, Jiang L. Bioinspired super-antiwetting interfaces with special liquid-solid adhesion. Acc Chem Res. 2010. No. 43. P. 368–377.

- Hu J, Wang L, Li Z, Zhao B, Ding Y, Wang X. Preparation and properties of PVDF/TiO2 composite membranes via in situ sol–gel method. J Membr Sci.

- No. 332. P. 1–8.

- Li Y, Lin S, Li Y, Zhang Y, Xu T, Jin J. Synthesis of polypyrrole/TiO2 composite nanofibers and their application in efficient photocatalysis and hydrogen evolution. J Mater Chem A. 2013. No. 1. P. 1548–1554.

- Cheng L, Zhang Z, Wang Y, Liu G, Liu Y. Preparation of chitosan-based nanocomposite membranes and their application for ethanol dehydration via pervaporation. J Membr Sci. 2009. No. 328. P. 74–81.

- Wu D, Xu F, Sun B, Fu R, He D, Matyjaszewski K. Synthesis of nanocomposite polymer hydrogels with rapid response and high mechanical strength. J Am Chem Soc. 2011. No. 133. P. 4678–4681

- Liu J, Zhang J, Yu J, Jaroniec M. Hierarchical nanostructured porous carbon materials for advanced electrochemical energy storage and conversion. Nanoscale. 2015. No. 7. P. 18392–18429.

- Liang X, Zhao X. Nanocomposite membranes for water treatment: a review. Water Res. 2013. No. 47. P. 3982–3995.

- Xu L, Xu Z, Zuo Y, Chen M, Zhou Y. Fabrication and characterization of chitosan-based nanocomposite membranes for water treatment. Sep Purif Technol. 2015. No. 152. P. 12–24.

- Shokri E, Pourabbas B, Fazel S. Recent advances in nanocomposite membranes for water treatment applications. Sep Purif Technol. 2017. No. 177. P. 81–102.

- Zhu L, Xiong R, Liu S, Wang S. Synthesis of graphene oxide-based nanocomposite membranes for water treatment: a review. Desalination. 2016. No. 389. P. 95–108.

- Li X, Zhang H, Zhao Y, Shi L, Zhang L, Liu S. Polymer-based nanocomposite membranes for water treatment. Prog Polym Sci. 2015. No. 51. P. 46–79.

- Yu W., Wang X., Li Y., Zhang Y., Zhang H., Wu Z., Li J., Chen J., Wang C., Wang L. Fabrication and characterization of chitosan-based nanocomposite membranes for water treatment. J. Hazard. Mater. 2012;211–212:321–328. doi: 10.1016/j.jhazmat.2011.12.006.

- Zhang X., Li Y., Zhang M., Wang X., Huang J., Xu J., Chen J., Zhang X. Preparation and properties of chitosan/polysulfone blend ultrafiltration membranes. Desalination. 2009;239:124–139. doi: 10.1016/j.desal.2008.02.003.

- Cho J.W., Jeong Y.I., Park H., Kim D.D., Chung S.J., Shim C.K. Transdermal delivery of ketoprofen using chitosan/sodium lauryl sulfate-modified polyvinyl alcohol membrane. Int. J. Pharm. 2002;241:335–344. doi: 10.1016/S0378-5173(02)00282-5.

- Huang M., Ma Z., He J., Yang S., Wang Z., Ren J., Xu Z. A novel organic-inorganic hybrid proton exchange membrane: Sulfonated chitosan/SiO2 composite. J. Power Sources. 2012;209:165–172. doi: 10.1016/j.jpowsour.2012.02.083.

- Zhang C., Yuan W., Zhang X., Wu Z. Effect of crosslinking agent on performance of chitosan/poly(vinyl alcohol)/sulfosuccinic acid interpenetrating polymer network membranes. J. Appl. Polym. Sci. 2012;126:1553–1559. doi: 10.1002/app.36685.

- Azevedo H.S., Reis R.L. Understanding the enzymatic degradation of biodegradable polymers and strategies to control their degradation rate. Biodegradable Systems in Tissue Engineering and Regenerative Medicine. CRC Press; Boca Raton, FL, USA: 2004. pp. 73–107. [Google Scholar]

- Hu X., Li B., Xing Z., Zhao Y., Chen G. Bioinspired self-healing chitosan-based nanocomposite hydrogel with high mechanical strength and anti-bacterial property. Carbohydr. Polym. 2020;240:116245. doi: 10.1016/j.carbpol.2020.116245.

- Ahmed S., Ikram S. Chitosan-based hydrogels for the controlled release of drugs and proteins. React. Funct. Polym. 2019;144:104370. doi: 10.1016/j.reactfunctpolym.2019.104370.

- Bhattarai N., Edmondson D., Veiseh O., Matsen F.A., Zhang M. Electrospun chitosan-based nanofibers and their cellular compatibility. Biomaterials. 2005;26:6176–6184. doi: 10.1016/j.biomaterials.2005.03.031.

- Raafat D., von Bargen K., Haas A., Sahl H.G. Insights into the mode of action of chitosan as an antibacterial compound. Appl. Environ. Microbiol. 2008;74:3764–3773. doi: 10.1128/AEM.

- Shen Y., Wang H., Li X., Guo Z., Li W. Facile fabrication of chitosan nanocomposite membrane incorporated with cellulose nanocrystals for efficient oil/water separation. Carbohydr. Polym. 2020;248:116754. doi: 10.1016/j.carbpol.2020.116754.

- Sun J., Zhang Z., Fan L., Ma J., Du M., Liu J., Zhang X., Ma G., Su Z. Preparation of chitosan-based nanocomposite membranes and their application in separation of proteins. J. Membr. Sci. 2010;365:68–76. doi: 10.1016/j.memsci.2010.09.008.

- Shateri-Khalilabad M., Razmi H., Abdekhodaie M.J., Tashakkorian H. Nanocomposite ultrafiltration membranes based on chitosan/poly (vinyl alcohol) incorporated with Fe3O4 nanoparticles: Characterization and antifouling performance. J. Membr. Sci. 2011;378:473–482. doi: 10.1016/j.memsci.2011.06.025.

- Wang J., Zhang S., Xia H., Wang S. Preparation and characterization of chitosan/PVA blend membrane using water as solvent for urease immobilization. Carbohydr. Polym. 2012;87:1403–1408. doi: 10.1016/j.carbpol.2011.09.066.

- Huang C., Yang X., Lu X., Lv L., Hu W., Zhang L., Xu N. Preparation and properties of chitosan/Ag/ZnO composite membrane. Appl. Surf. Sci. 2011;257:7986–7991. doi: 10.1016/j.apsusc.2011.04.076.

- K. Yin, D. Chu, X. Dong, C. Wang, J.A. Duan, J. He, Nanoscale 9 (37) (2017) 14229

- J.H. Jhaveri, Z.V.P. Murthy, Desalination 379 (2016) 137.

- Q.G. Huang, X.Y. Shi, R.A. Pinto, E.J. Petersen, W.J.J. Weber, Environ. Sci. Technol. 42 (2008) 8884.

- S.R. Lakhotia, M. Mukhopadhyay, P. Kumari, Sep. Purif. Technol. 211 (2019) 98.

- B. Tan, N.L. Thomas, J. Membr. Sci. 514 (2016) 595.

- M.Sh. Zoromba, M.H. Abdel-Aziz, M. Bassyouni, S. Gutub, D. Demko, A. Abdelkader, ACS Sustain. Chem. Eng. 5 (2017) 4573.

- Y. Han, Y. Jiang, C. Gao, ACS Appl. Mater. Interface 7 (2015) 8147

- Q. Shao, S. Jiang, Adv. Mater. 27 (2015) 15

- R. Zhang, Y. Liu, M. He, Y. Su, X. Zhao, M. Elimelech, Z. Jiang, Chem. Soc. Rev. 45 (2016) 5888.

- A. Zhang, Y. Zhang, G. Pan, J. Xu, H. Yan, Y. Liu, Sep. Purif. Technol. 176 (2017) 164.

- H. Palza, R. Quijada, K. Delgado, J. Bioact. Compat. Polym. 30 (2015) 366.

- Маркетинг стартап-проектів [Електронний ресурс] : навчальний посібник для усіх спеціальностей другого освітнього ступеню «магістр» / С. О. Солнцев, О. В. Зозульов, Н. В. Юдіна, Т. О. Царьова, Н. В. Язвінська ; за заг. ред. С.О. Солнцева ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 3,2 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 218 с. URL : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27437

- Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс] : Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с.

- Yudina. N. Economic “Butterfly” and Futurology of the War in Ukraine. Economic Bulletin of National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute". Kyiv: Management And Marketing Faculty of National Technical University Of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, 2022. №23 (2022). PP. 77-82. URL : http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/264637

- Yudina N.V. Methods of the Startup-Project Developing Based on ‘the Four-Dimensional Thinking’ in Information Society // Marketing and Management of innovations. – 3’2017. – P.245-256.-DOI:10.21272/mmi.2017.3-23 Access mode : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2017/3/245-256.

- Yudina Nataliya. Business Forecasting of Marketing Activity Riskiness of Companies in Markets. Economic Bulletin of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". №17(2020). P. 372-383. URL : http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/216380/

- Nataliya Yudina, Olena Pidlisna Marketing Perception Of Technological Uncertainty By Decision-Makers. Economic Bulletin Of National Technical University Of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute". Kyiv: Management And Marketing Faculty Of
National Technical University Of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, 2021. №18 (2021). PP. 1-10 URL : http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/238105

- Nataliya Yudina Future Study Implementation Into Marketing Activity Of Companies. Economic Bulletin Of National Technical University Of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute". Kyiv: Management And Marketing Faculty Of National Technical University Of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, 2021. №18 (2021). PP. 1-9 URL : http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/240315

- Юдіна Н. В. Визначення циклічних залежностей в економіці України на основі аналізу окремих макроекономічних показників. Економічний Вісник НТУУ «КПІ». №13(2016). http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80084/75643

- Юдіна Н. В. «Дорожня карта» підприємства у контексті футурології техногенної економіки. Традиції і інновації. [Електронний ресурс] / Н. В. Юдіна // Інновації та фундаментальні науки в умовах техногенної економіки : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф., Київ, 25 листоп. 2016 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. – К., 2016. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/2/Zbirnyk.pdf#page=6.