нНАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології і рослинних полімерів

| «На правах рукопису» УДК 66.094.3-92 | «До захисту допущено» Завідувач кафедри _____________ Гомеля М.Д. «___»_____________2018 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 161-Хімічні технології та інженерія

на тему: «Одержання оксицелюлози із волокон льону»

Виконав(-ла): студент(-ка) ІI курсу, групи ЛЦ-71мп

Жовтун Тетяна Сергіївна______________

(прізвище, ім’я, по батькові)                   (підпис)

Науковий керівник   доцент, к. х. н., доцент Барбаш В.А.     _________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)            (підпис)

Рецензент:

Кандидат технічних наук, професор кафедри МАХНВ

Марчевський В.М.                                                                           __________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент(-ка)  _____________

Київ – 2018 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інститут (факультет) Інженерно-хімічний________________________

(повна назва)

Кафедра екології та технології рослинних полімерів_________________

(повна назва)

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність (спеціалізація) 161-Хімічні технології та інженерія

ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач кафедри _______________М.Д. Гомеля (підпис) (ініціали, прізвище) «___»_____________2018 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Жовтун Тетяна Сергіївна

(прізвище, ім’я, по батькові)

- Тема дисертації: Отримання оксицелюлози із лляної целюлози

науковий керівник дисертації: Барбаш Валерій Анатолійович, 
кандидат хімічних наук, доцент, доцент

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від « 12 » листопада 2018 р. 
№ 41-39/с

2. Строк подання студентом дисертації « 11 » грудня 2018 р.

3. Об’єкт дослідження: процеси одержання із волокон льону органосольвентної целюлози та оксицелюлози

4. Вихідні дані : Отримана органосольвентна лляна целюлоза із вмістом залишкового лігніну – 0,34 % та мінеральних речовин – 0,03 %.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити: дослідити хімічний склад волокон льону, використати технологію отримання целюлози органосольвентною делігніфікацією із волокон льону; вивчити вплив витрат окисника, броміду калію, гіпохлориту натрію, температури та тривалості на процес окиснення целюлози; визначити кінцевий вміст карбоксильних груп в оксицелюлозі; розробити математичні моделі процесу окисненя целюлози; розробити статрап проект процесу окиснення; визначити заходи з охорони довкілля.

6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу: хімічний склад лльняних волокон; умови і результати хіміко-термічної обробки волокон і волокнистих напівфабрикатів; графіки залежністі вмісту карбоксильних груп в лляній оксицелюлозі від температури, тривалості, витрат окисника, броміду калію та гіпохлориту натрію в окисненій целюлозі.

7. Орієнтовний перелік публікацій:  Жовтун Т.С., Зеленчук Т.В., Барбаш В. А. Отримання оксицелюлози із волокон льону// Збірник тез доповідей XIV міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (23-25 квітня 2018 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. – 153 c, с.114-115;

Барбаш В.А., Дейкун І.М., Зеленчук Т.В., Жовтун Т.С., Ященко О.В. Оксицелюлоза із волокон льону// Наукові вісті НТУУ «КПІ», 2018. – №5. – с. 83-88.

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |

9. Дата видачі завдання    « 29 » жовтня 2018 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Строк виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка літературного огляду з теми дисертації | 01.09.2018 – 15.09.2018 рр. |  |
| 2 | Підготовка сировини для отримання целюлози | 16.09.2018 – 25.09.2018 рр. |  |
| 3 | Проведення попередньої лужної обробки сировини | 26.09.2018 – 04.10.2018 рр. |  |
| 4 | Отримання целюлози з ВНФ органосольвентним способом | 05.10.2018 – 12.10.2018 рр. |  |
| 5 | Дослідження показників якості отриманої целюлози | 13.10.2018 – 19.10.2018 рр. |  |
| 6 | Проведення процесу окиснення лляної целюлози | 20.10.2018 – 05.11.2018 рр. |  |
| 7 | Визначення показників якості отриманої оксицелюлози | 06.11.2018 – 20.11.2018 рр. |  |
| 8 | Оформлення магістерської дисертації | 21.11.2018 - 10.12.2018 рр. |  |

Студентка                                   ____________  Т.С. Жовтун

(підпис)              (ініціали, прізвище)

Науковий керівник дисертації   ____________  В.А. Барбаш 
                                                              (підпис)              (ініціали, прізвище)

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація:  88 стор., 27 табл., 16 рис., 38 першоджерела

Актуальність теми. В Україні щорічно у великих кількостях утворюються відходи сільського господарства, зокрема волокна льону, переробка яких органосольвентним способом делігніфікації дозволяє одержати целюлозу, придатну для хімічної переробки, зокрема для виробництва оксицелюлози. Оксицелюлоза є одним із компонентів нетоксичних радіопротекторних, кровоспинних, антимікробних матеріалів, яка виробляється із бавовняної або вибіленої хвойної целюлози. Тому робота присвячена отриманню оксицелюлози із вітчизняної рослинної сировини – льняних волокон екологічно більш чистим способом з визначенням впливу  основних технологічних параметрів процесу окиснення целюлози на показники якості одержаної  оксицелюлози.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Деякі результати досліджень отримано в процесі виконання держбюджетної науково-дослідної роботи № 2002-п «Розробка екологічно більш чистих технологій одержання композиційних матеріалів на основі наноцелюлози, мікрокристалічної та оксицелюлози із вітчизняної рослинної сировини» (номер держреєстрації 0117 U 004265), яка виконується на кафедрі екології та технології рослинних полімерів ІХФ.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є отримання із лляних волокон органосольвентної целюлози та дослідження впливу основних технологічних параметрів процесу окиснення на вихід і вміст карбоксильних груп в одержаній оксицелюлозі.

Задачі дослідження:

- Провести аналітичний огляд літератури основних характеристик оксицелюлози, способів її отримання та галузей використання.

- Проаналізувати вплив тривалості лужної екстракції волокон льону на показники волокнистого напівфабрикату.

- Одержати целюлозу із волокон льону органосольвентним способом із використанням розчину оцтової кислоти і пероксиду водню. Дослідити вплив параметрів процесу делігніфікації волокон льону сумішшю оцтової кислоти та пероксиду водню на показники якості отриманої лляної целюлози.

- Отримати оксицелюлозу із органосольвентної лляної целюлози з використанням окисника ТЕМРО та інших хімічних реагентів – броміду калію та гіпохлориту натрію.

- Дослідити вплив таких основних технологічних параметрів процесу окиснення целюлози, як: температура, тривалість і витрати хімічних реагентів на показники якості оксицелюлози – вихід оксицелюлози і вміст в ній карбоксильних груп.

Об’єкт дослідження: процес одержання органосольвентної целюлози із вітчизняної рослинної сировини – волокон льону та процес одержання оксицелюлози із органосольвентної целюлози.

Предмет дослідження: технологічні параметри процесу одержання органосольвентної целюлози та оксицелюлози із лляної органосольвентної целюлози.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:

- проведено обробку волокон льону розчином гідроксиду натрію та встановлено залежність зміни показників якості отриманого лляного волокнистого напівфабрикату (ВНФ) від температури та тривалості обробки;

- одержано целюлозу із волокон льону органосольвентним способом з використанням оцтової кислоти і пероксиду водню. Досліджено вплив параметрів процесу делігніфікації волокон льону сумішшю оцтової кислоти та пероксиду водню на показники якості отриманої целюлози;

- проведено процес отримання оксицелюлози.  Досліджено вплив зміни тривалості, температури, витрат окисника, витрат броміду калію та витрат гіпохлориту натрію на вихід оксицелюлози та вміст у ній карбоксильних груп.

Практичне значення одержаних результатів:

- Показана можливість використання вітчизняних відходів сільського господарства – волокон льону – як сировини для одержання целюлози, придатної для хімічної переробки, зокрема виробництва оксицелюлози.

- Показана можливість отримання оксицелюлози екологічно більш чистим способом з використанням окисника 2,2,6,6 – тетраметилпіперідін-1-іл-оксил  (ТЕМРО).

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 2 друковані праці, у тому числі 1 стаття у фаховому журналі.

ВОЛОКНО ЛЬОНУ, ДЕЛІГНІФІКАЦІЯ, ТЕМПО, ГІПОХЛОРИТ НАТРІЮ, ОКИСНЕННЯ, ОКСИЦЕЛЮЛОЗА, ОКИСНИК, КАРБОКСИЛЬНА ГРУПА

ABSTRACT

Master’s thesis: pp. 88, Tab. 27, Fig. 16 , Primary sources 38.

Relevance of the topic. In Ukraine, agricultural waste is generated in large quantities every year, in particular, flax fibers, the processing of which by organosolvent by the method of delignification makes it possible to obtain cellulose suitable for chemical processing, in particular for the production of oxycellulose. Oxycellulose is one of the components of non-toxic radioprotective, hemostatic, antimicrobial materials, which is made from cotton or bleached softwood pulp. Therefore, the work is devoted to obtaining oxycellulose from domestic plant materials - flax fibers in a more environmentally friendly way with determining the influence of the main technological parameters of the cellulose oxidation process on the quality indicators of the obtained oxycellulose.

The connection of work with scientific programs, plans, themes. Some research results were obtained during the implementation of the state budget scientific research work № 2002-p "Development of environmentally clean technologies for the production of composite materials based on nanocelulose, microcrystalline and oxycenylulose from domestic vegetable raw materials" (state registration number 0117 U 004265), which is carried out at the Department of Ecology and technologies of plant-based polymers IHF.

Purpose and tasks of the research. The purpose of the work is to obtain pulp from linen fibers in an organosolv method with a minimum content of residual lignin and mineral substances for the process of oxidation of cellulose and to study the effect of temperature, consumption of oxidant, potassium bromide (KBr), sodium hypochlorite (NaOCl), and the duration on the yield and content of carboxyl groups in the resulting oxycellulose.

Research objectives:

1. To conduct an analytical review of the literature on the main characteristics of oxycellulose, methods of its obtaining and areas of it application.

2. To analyze the influence of the duration of alkaline extraction of flax on the parameters of the pulp.

3. Linen cellulose was obtained by using an organosolv method with a solution of acetic acid and hydrogen peroxide. To investigate the influence of parameters of the flax delignification process with a mixture of acetic acid and hydrogen peroxide on the quality indices of the obtained flax pulp.

4. Obtain oxycellulose from organosolv flax cellulose using the oxidizer TEMRO and other chemical reagents - potassium bromide and sodium hypochlorite.

5. To investigate the influence of such basic technological parameters of the process of cellulose oxidation as: temperature, duration and consumption of chemical reagents on the quality indices of oxycellulose - the yield of oxycellulose and the content of carboxyl groups in it.

Object of research: the process of obtaining organosolv cellulose from domestic plant raw materials - flax fibers and the process of obtaining oxycellulose from organosolv pulp.

Subject of research: technological parameters of the process of obtaining organosolv pulp and oxycellulose from flax organosolv cellulose.

The scientific novelty of the research is as follows:

Flax processing with sodium hydroxide solution was carried out and the dependence of the quality indices of the obtained linen pulp on the temperature and duration of processing was established.

Flax cellulose was obtained by means of an organosolv method using acetic acid and hydrogen peroxide. Influence of parameters of the flax delignification process with a mixture of acetic acid and hydrogen peroxide on the parameters of the quality of the obtained pulp is studied.

The process of obtaining oxycellulose is carried out. The influence of changes in the duration, temperature, consumption of oxidant, potassium bromide and sodium hypochlorite consumption on the yield of oxycellulose and its carboxyl groups are investigated.

The practical value of the results obtained:

1. The possibility of using agricultural wastes - flax fibers - as raw materials for the production of cellulose suitable for chemical processing, in particular the production of oxycellulose is shown.

2. It is shown the possibility of obtaining oxycetylulose in an environmentally cleaner manner using oxidizing 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxil) (TEMРO).

Publications. According to the results of the dissertation, 2 printed works, including 1 article in the professional journal, have been published.

FLAX FIBER, DELIGNIFICATION, ТЕМРО, SODIUM HYPOCHLORITE, OXIDATION, OXYCELLULOSE, OXIDIZING AGENT, CARBOXYLIC GROUP

ЗМІСТ

ВСТУП	13

1 ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД	16

1.1 Характеристика рослинної сировини для одержання целюлози 
та її похідних	16

1.2 Хімізм окиснення функціональних груп	19

1.3 Способи одержання оксицелюлози	23

1.4 Характеристика окисників	26

2 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА	30

2.1 Характеристика вихідної рослинної сировини	30

2.2 Методика проведення процесу органосольвентної 
делігніфікації	31

2.3 Методика проведення процесу окиснення целюлози з волокон льону	32

3 ОДЕРЖАННЯ ЛЛЯНЯНОЇ ЦЕЛЮЛОЗИ ОРГАНОСОЛЬВЕНТНИМ СПОСОБОМ ДЕЛІГНІФІКАЦІЇ	34

3.1 Лужна обробка волокон льону	34

3.2 Результати пероцтового варіння целюлози	35

4 OТРИМАННЯ ОКСИЦЕЛЮЛОЗИ ІЗ ЛЛЯНОЇ ЦЕЛЮЛОЗИ	38

4.1 Вплив витрат окисника на вміст карбоксильних груп в оксицелюлозі	39

4.2 Вплив витрати КВr на вміст карбоксильних груп в 
оксицелюлозі	43

4.4 Вплив тривалості процесу окиснення на показники якості оксицелюлози	44

4.5 Вплив температури процесу окиснення на показники якості оксицелюлози	45

5 РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ОТРИМАННЯ ОКСИЦЕЛЮЛОЗИ	47

6 РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ	57

7 ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА	72

ВИСНОВКИ	74

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	76

ДОДАТОК А. КОПІЇ ПУБЛІКАЦІЙ	80

ВСТУП

Для подальшого стабільного розвитку людства актуальним залишається пошук альтернативних нафті, вугіллю і газу природних джерел сировини та розробка технологій виробництва із неї продукції, яка після закінчення свого життєвого циклу підлягає біодеструкції. До таких джерел належить рослинна сировина, світові запаси якої щорічно поповнюються в процесі фотосинтезу. Основним структурним компонентом рослинної сировини є целюлоза, світовий об'єм щорічного приросту 104 – 105 т на рік [1].

Целюлоза, як природний полімер стереорегулярної будови, складається із елементарних ланок β-D-глюкопіранози, з’єднаних між собою 1-4 глікозидним зв’язком. Кожна елементарна ланка макромолекули целюлози має три гідроксильних групи, які обумовлюють реакційну здатність целюлози та утворюють внутрішньомолекулярні і міжмолекулярні водневі зв’язки. Водневі зв’язки  між окремими полімерними ланцюгами у фібрилах целюлози визначають кристалічну структуру, високу хімічну і температурну стійкість, механічну міцність і низьку розчинність целюлози [2]. За рахунок своїх унікальних властивостей целюлоза широко використовується у целюлозно-паперовій, хімічній, фармацевтичній, медичній, електронній, текстильній галузях промисловості.

Наявності трьох гідроксильних групи в кожній елементарній ланці макромолекули целюлоза зумовлює її здатність зокрема вступати в реакції окиснення. В процесі окиснення можуть бути утворені альдегідні, карбонільні або карбоксильні групи в залежності від природи окисника і параметрів процесу окиснення. Наприклад, водні розчини йодної кислоти або її солей специфічно окиснюють вторинні гідроксильні групи біля другого і третього атомів вуглецю елементарного ланцюга целюлози з розривом глюкопіранозного ланцюга та з утворенням діальдегідцелюлози [3].

Більш реакційноздатні первинні гідроксильні групи біля шостого атому вуглецю елементарного ланцюга целюлози під дією, наприклад, диоксиду азоту утворюють карбоксильні групи [4]. В результаті реакцій окиснення утворюється так звана оксицелюлоза,  яка широко застосовується у медицині як один із компонентів нетоксичних радіопротекторних, кровоспинних, антимікробних та ранозагоювальних матеріалів [5]. Історично для одержання оксицелюлози як окисник використовувся оксид азоту, який є екологічно небезпечною канцерогенною речовиною. Тому вченими проводяться пошуки інших окисників, які були б більш безпечними і селективно впливали на окиснення первинних гідроксильних груп із мінімальною деструкцією целюлози. Серед таких окисників розглядають, зокрема пероксид водню, Оксон, ПІНО, ТЕМПО [2, 6-8]. Пероксид водню і Оксон відносяться до хімічних сполук, у яких гідроксильна група заміщена на гідропероксидну групу –О–О–Н. Оксон  (2KHSO5*KHSO4*K2SO4) – є нетоксичний стабільний, простий в обігу реагенту низької вартості, активним компонентом якого є моноперсульфат калію KHSO5 [6]. М’які і прості властивості Оксону дозволяють окиснювати альдегіди до карбонових кислот та естерів. ПІНО – фталімід-N-оксі радикал – генерується in situ із N-гідроксисукциниміду і використовується в хімії як активуючий реагент для одержання карбонових кислот та як окисник для окиснення целюлози [7].

Останнім часом активно як окисник широко використовується ТЕМПО (2,2,6,6-тетраметил-піперідін-1-оксил) [8-10].  Типова система окиснення целюлози ТЕМПО включає в себе комбінацію таких хімічних реагентів, як броміду калію (співкаталізатор) та розчину гіпохлориту натрію. Фактичним окисником в реакції є оксоамонієва сіль, що утворюється підчас використання ТЕМПО. В каталітичному циклі гіпохлорит натрію виступає як стехіометричний окисник, який генерує ту саму оксоамонієву сіль [9].

Для виробництва оксицелюлози як вихідна сировина у світовій практиці використовується, в основному, целюлоза із деревини і бавовни. Через постійне скорочення лісових ресурсів у різних регіонах світу як альтернативне джерело волокна можуть розглядатися різні представники недеревної рослинної сировини. У країнах з обмеженими запасами вільних лісових ресурсів, до яких відноситься і Україна, для одержання целюлози можуть використовуватися стебла злакових і технічних культур. До останніх відносяться льон – багаторічна (іноді однорічна) трав’яниста рослина з тонким довгим стеблом до 1,5 м. Волокна льону характеризуються більш довгими міцними волокнами і більшим вмістом целюлози, ніж у деревині, довжина елементарного волокна льону коливається в середньому від 15 до 25 мм і досягає 125 мм [11]. Україна посідає третє місце у світі за площею посівів льону (до 150 тис. га), а запаси льону становлять 500 тис. т на рік [11].

В літературі відсутні публікації, які присвячені одержанню целюлози із льняних волокон екологічно чистими способами делігніфікації та визначення оптимальних значень технологічних параметрів процесу її окиснення ТЕМПО для одержання  оксицелюлози, і тому потребують проведення подальших досліджень.

У магістерській роботі поставлена задача отримати із волокон льону органосольвентним способом делігніфікації целюлозу та дослідити процес одержання із неї оксицелюлози з використанням одного із окисників, який найбільш часто використовується для цього – 2,2,6,6 – тетраметилпіперидин-1-оксил (ТЕМПО) [12].

1 ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

1.1 Характеристика рослинної сировини для одержання целюлози та її похідних

Целюлоза (С6Н10О5)n – це лінійний стереорегулярний  природний полісахарид, побудований з елементарних ланок β-D-глюкопіранози, з’єднаних між собою 1-4-глікозидним зв’язком [13]. Стереорегулярна будова макромолекули й стійкість конфірмаційної форми її елементарної ланки виділяє целюлозу із усього ряду полісахаридів, у тому числі й найбільшою стійкістю до хімічних впливів. Целюлоза в кожній елементарній ланці має гідроксильні групи первинні, вторинні і третинні в шостому, третьому та другому положенні відповідно, які гарно окиснюються. Хімічна будова макромолекули целюлози наведена на рис. 1.1 [14], де n – ступінь полімеризації.

Рисунок 1.1 – Загальна хімічна формула макромолекули целюлози.

Значення ступеня полімеризації (СП) целюлози змінюються в широких межах залежно від походження зразка і для природних деревних целюлоз лежать в інтервалі 5000 – 10000. Хімічна обробка деревини – варіння і вибілювання – сильно знижує ступінь полімеризації целюлози. Наприклад, СП вибіленої сульфітної целюлози знаходиться в межах 1200 – 1800, а у відповідній сульфатної целюлози 1000 – 1400 [15]. Таким чином, визначення середнього ступеня полімеризації целюлози дозволяє досить точно охарактеризувати її ступінь деструкції за різних хімічних, фізичних і біологічних впливах [16].

Встановлено [15], що збільшення ступеня полімеризації целюлози сприятливо позначається на механічних властивостях штучних віскозних волокон. Однак в даному випадку різко зростає в'язкість віскози і ускладнюється її переробка. Зі збільшенням ступеня полімеризації також знижується розчинність целюлози та її похідних. Тому у виробництві целюлози для хімічної переробки ступінь полімеризації регулюється до оптимального значення, що визначається параметрами технологічного процесу. У залежності від галузі застосування целюлози її СП змінюється в межах від 600 до 1500 [16].

У процесі дії різних окисників на целюлозу відбувається окиснення більш реакційноздатних первинних гідроксильних груп біля шостого атома вуглецю елементарного ланцюга з утворенням карбоксильних груп за схемою (рис. 1.2) [17].

Рисунок 1.2 – Схема окиснення целюлози

В результаті реакції окиснення целюлози утворюється окиснена целюлоза, так звана оксицелюлоза, що являє собою суміш целюлози та продуктів її початкового окиснення. Від вихідної целюлози вона відрізняється підвищеним вмістом кисню, внаслідок наявності карбоксильних та карбонільних груп.

Загалом, оксицелюлози можуть значно відрізнятися між собою за своїми властивостями в залежності від методу та глибини їх окиснення. 	Характер окисненої целюлози залежить від рН середовища та природи окисника. В кислому та нейтральному середовищах утворюються, як правило, оксицелюлоза з переважаючим вмістом карбонільних груп. Ці параметри, маючи властивості слабкого відновника, саме тому такі оксицелюлози називають відновлювального типу. Для них характерні високі показники мідного та йодного чисел.

Під час окиснення целюлози в лужному середовищі, одержана оксицелюлоза матиме переважаючий вміст карбоксильних груп. Такі оксицелюлози матимуть кислотні властивості [18].

Всім продуктам, одержаним із оксицелюлози, притаманні певні загальні властивості [19]:

- часткова або повна втрата волокнистої структури;

- катіонообмінні властивості, що дозволяють катіонам багатовалентних

металів утримуватись в середині структури макромолекули;

- кислий характер через найявність вмісту певної кількості карбоксильних груп;

- підвищена розчинність у лужному середовищі, що зростає разом із зниженням температури.

Це пояснюється порушенням морфологічної структури, зниженням ступеню полімеризації, і, відповідно, наявністю карбоксильних груп, що з активними лужними металами можуть утворювати солі, які легко 
дисоціюють [19].

Окиснення целюлози можна віднести до найпоширеніших видів типів її хімічних перетворень. Целюлоза досить чутлива до дії різних окисників завдяки наявності гідроксильних груп и редукуючих ланок. Саме окиснення функціональних груп використовується для модифікування целюлози, а окисненням кінцевих альдегідних груп підвищують стійкість природного полімеру до реакції деполімеризації в лужному середовищі. Повне окиснення целюлози призводить до утворення простих продуктів – діоксиду вуглецю і води [20].

1.2 Хімізм окиснення функціональних груп

Окиснювальні реакції функціональних груп целюлози протікають за різними напрямами: окиснення первинних спиртових груп до альдегідних або карбоксильних, окисненням вторинних спиртових груп з розривом або без розриву глюкопіранозного циклу. Найлегше окиснюються альдегідні групи редукуючих кінцевих ланок. В основному, процес окиснення протікає одночасно в декількох напрямах і з побічними реакціями, наприклад гідроліз, через що склад продуктів реакцій досить неоднорідний. Саме тому, для окиснення окремих потрібних ланок целюлози використовуються селективні окисники для вибіркового окиснення [21].

В загальному вигляді окиснення радикалів целюлози можна схематично показати як реакцію:

R-CH2OH + Окисник = через альдегідну групу = R-COOH             (1.1)

Окиснення первинних спиртових груп можна провести окисненням целюлози з використанням тетраоксиду азоту в неполярних розчинниках, за рахунок чого відбувається процес утворення ланок глюкуронової кислоти. Кінцевий продукт реакції називають монокарбоксиметилцелюлозою. Також, її можна одержати за рахунок окиснення газоподібним діоксидом азоту і рідким тетраоксидом азоту. У процесі повного окиснення всіх первинних спиртових груп, масова частка карбоксильних груп може становити близько 25 % [21].

Схему реакції перебігу процесу окиснення первинних спиртових груп наведено на рис. 1.3.

Рисунок 1.3 – Реакція окиснення первинних спиртових груп

Але слід також зазначити, що одночасно проходить окиснення і вторинних гідроксильних груп у другому та третьому положенні з утворенням кетонів та карбоксильних груп. Це означає, що процес окиснення є 
вибірковим [22].

За одночасного окиснення вторинних спиртових груп з розривом глюкопіранозного циклу процес проводять з використанням водних розчинів йодної кислоти або її солей. Механізм періодичного окиснення полягає в утворенні циклічного складного ефіру, що руйнується потім з деструкцією вуглець-вуглець зв’язків які утворюються в місцях розриву альдегідних груп. Вибіркове окиснення в діальдегідцелюлозі альдегідних груп, наприклад хлоритом натрію, з отриманням дікарбоксилцелюлози значно підвищує стійкість окисненої целюлози в лужному середовищі. У свою чергу, в дікарбоксилцелюлозі за допомогою діоксиду азоту можна окиснити первинні спиртові групи і отримати трикарбоксилцелюлозу.

Схематично реакцію окиснення гідроксильних груп в другому, третьому та шостому положення з розривом вуглець-вуглець зв’язків зображено 
на рис. 1.4.

Рисунок 1.4 – Окиснення вторинних спиртових груп з розривом вуглець-вуглець зв’язків

Також існує спосіб окиснення молекулярним хлором, що призводить до утворення карбонільних груп, зображений на рис. 1.5 [23].

Окиснення целюлози диметилсульфоксидом в суміші з параформальдегідом протікає вибірково з утворенням карбонільної групи в третьому положенні [23].

Використання диметилсульфоксида в суміші з оцтовим ангідридом призводить до окиснення спиртових груп у другому положенні [24].

Введення в макромолекулу целюлози карбонільних і карбоксильних груп, і подальше хімічне модифікування окисненої целюлози призводять до отримання похідних целюлози з абсолютно новими властивостями.

Рисунок 1.5 – Окиснення целюлози молекулярним хлором

В ході окисній деструкції в макромолекулі целюлози з’являються карбонільні групи, що роблять її здатною до статистичної деструкції в лужному середовищі з реакції  β-елемінування. Статистична деструкція з утворенням нових редукуючих кінцевих ланок, в свою чергу, призведе до деполімеризації.

Схему деструкції окисненої целюлози в лужному середовищі зображено на рис 1.6 [25]

Рисунок 1.6 – Деструкція оксицелюлози в лужному середовищі

1.3 Способи одержання оксицелюлози

В загальному вигляді, процеси одержання окисненої целюлози можуть бути досить різноманітними, починаючи від дії ультрафіолетового випромінювання, дією різних хімічних сполук окисників: пероксиду водню, азотною кислотою, діоксидом азоту, гіпохлоритом натрію та інших сполук [26]. Як результат, в залежності від використання різних методів можна досягнути необхідних кінцевих властивостей продукту.

Досить давно поширеної ідеєю окиснення целюлози є використання як окисника діоксиду азоту. Про механізм окиснення відомо, що окиснення відбувався в досить жорстких умовах, що не давало змоги отримати необхідні результати та забезпечити оксицелюлозі задовільного вигляду, бо значною мірою відбувалися процеси деструкції та розщеплення [27].

Але з часом, в одній із запатентованих наукових робіт [14] була детально описана методика, завдяки якій науковці змогли досягти більш ефективних результатів. Метою даного дослідження було приготування повністю розчинної в лужному середовищі целюлози, яка б не була нітрована. В процесі обробки целюлози газоподібним діоксидом азоту за температури реакції 20 оС з використанням 0,6 частини NO2 до кожної частини целюлози, окиснення відбувається на кінцевому атомі вуглецю глюкозидного залишку целюлози, утворюючи карбоксильні групи. За даних умов може бути отриманий продукт, який має щонайменше 13% еквівалентності діоксиду вуглецю в повну розчинність у водному розчині гідроксиду натрію з концентрацією 2 %. Також, продукт, отриманий від газової обробки діоксидом азоту, має такі ж самі фізичні властивості, як і справжня целюлоза, що свідчить про те, що деструкція не відбулася.

Реакція окиснення целюлози з ТЕМПО (2,2,6,6-тетраметилпіперідін-N-іл-оксид) в лужному середовищі була детально розглянута в запатентованій роботі [27]. Окиснення проводили наступним чином, спочатку робили суспензію з целюлози у воді з додаванням ТЕМПО та броміду натрію, після чого, до неї додавали гіпохлорит натрію. Отриману суміш перемішували за кімнатної температури, рН підтримували на рівні 10,5. Окиснена таким методом целюлоза з хвойних і листяних порід деревини має вміст карбоксильних груп до 4,7 %. Детальна залежність вмісту карбоксильних груп від тривалості окиснення зображена на рис. 1.7.

Також відомий метод одержання оксицелюлози, в ході якого процес окиснення проводили у дві стадії [25]. Спосіб окиснення полягає у дії перйодиду калію на волокна бавовни з масовим співвідношенням 10:1, у водному середовищі 10 – 12 % розчині сульфатної кислоти за рН = 2,6 – 4,4, за температури 50 – 55 оС. На другій стадії, окиснення проводили оксидами азоту за підвищеного тиску 1,5 – 3,0 атм. Після такої обробки протягом години виконували промивання у вакуумі за температури 80 – 90 оС. Таким методом можна одержати окиснену целюлозу з кінцевим вмістом карбоксильних груп до 2,5 %.

Рисунок 1.7 – Залежність вмісту карбоксильних груп у окисненій целюлозі від тривалості оброблення ТЕМПО бавовняного лінту[16]

У роботі [28] розглянуто наступний спосіб отримання оксицелюлози шляхом обробки реакційною сумішшю, що містить концентровані фосфатну та азотну кислоти і нітрит натрію. Процес окиснення проводили протягом 48 годин, за температури 15 – 28 оС. Реакцію завершували шляхом додавання надлишку води з подальшим промиванням оксицелюлози. Даний спосіб дозволяє отримати цільовий продукт з вмістом карбоксильних груп від 
7 до 23 %.

Відомо ще один спосіб одержання окисненої целюлози з різної сировини – як бавовни так і деревної маси [28]. Головною ідеєю було обробка сировини розчином гіпохлориту натрію з вмістом активного хлору в інтервалі від 4 до 6 % за рН 9,5 і більше. Температурний інтервал встановили від 60 до 80 оС тривалістю процесу 3 години з подальшим видаленням хлору до нейтрального значення рН. Таким методом можна одержати оксицелюлозу з загальним вмістом карбоксильних груп близько 10 %.

Також розглянуто спосіб окиснення механічно подрібнених бавовняних волокон розчинами пероксиду водню, Оксону і PINO, що проводили з барботуванням повітря за допомогою компресора через розчин целюлози в круглодонній колбі, зануреній у водяну баню необхідної температури [19]. Окиснення бавовняних волокон пероксидом водню проводили за різних температури (від 20 до 80 оС) і тривалості (від 30 до 120 хв) розчинами Н2О2 різної концентрації (від 5 до 25 %) за гідромодуля 10:1, який є достатнім для рівномірного просочення сировини розчином пероксиду водню.

Процес окиснення бавовняної целюлози Оксоном проводили за різних тривалості (від 1 до 4 год) і температури (від 20 до 60 оС) з барботуванням повітря за допомогою компресора через розчин целюлози в круглодонній колбі. Окиснення бавовняних волокон із використанням PINO проводили за необхідної температури – 20, 40 і 60 оС, процес відбувався впродовж необхідного часу (від 1 до 6 год) з барботуванням повітря за допомогою компресора.

В результаті досліджені окисники для одержання оксицелюлози із бавовняних волокон за збільшенням ефективності розміщуються в такий ряд: пероксид водню – Оксон – PINO. Показано, що проведення процесу окиснення бавовняних волокон за оптимальними значеннями технологічних параметрів дає змогу отримати бавовняну оксицелюлозу із вмістом карбоксильних груп до 3 %.

1.4 Характеристика окисників

Оксон (2KHSO5*KHSO4*K2SO4) – нетоксичний, стабільний, простий у використанні реагент низької вартості, активним компонентом якого є моноперсульфат калію KHSO5 [29] (рис. 1.8).

Пероксикислота та її солі – хімічні сполуки, у яких гідроксильна група заміщена на гідропероксидну групу – О – О – Н. На рис. 1.9 зображено властивості Оксону та для одержання яких продуктів його можна використовувати [25].

Рисунок 1.8 – Будова Оксону

Високоефективні, м’які і прості властивості Оксону дозволяють окиснювати альдегіди до карбонових кислот і складних ефірів. Показані реакції можуть виявитися гарними альтернативними в порівнянні з традиційними методами для окиснення.

Рисунок 1.9 – Хімічні властивості оксону.

ТЕМРО (2,2,6,6-тетраметил-піперид-N-оксид) – стабільний нітрооксидний радикал (рис. 1.10) , що може окиснювати первинні і вторинні спирти у водному стані з високою селективністю і ефективністю [20].

Рисунок 1.10 – Стехіометрична будова ТЕМПО.

TEMPO використовується в синтезі як каталізатор окиснення первинних та вторинних спиртів до альдегідів та кетонів, відповідно. Типова система для окиснення включає в себе комбінацію хімічних реагентів як ТЕМПО, броміду калію (спів-каталізатор) та розчину гіпохлориту натрію. Фактичним окисником в реакції є оксоамонієва сіль, що утворюється підчас використання ТЕМПО. В каталітичному циклі гіпохлорит натрію виступає як стехіометричний окисник, генеруючий ту саму оксоамонієву сіль рис.1.11.

Рисунок 1.11  – Схема окиснення простих спиртів

Зазвичай, реакції що проводяться в мілімолярних кількостях завершуються через декілька хвилин. Проводити їх слід за температури в 
0 оС чи за 10 –  15 оС на крижаній бані. За більш високих температурах, каталізатор розкладається. Як правило, нестійкі захисні групи, наприклад, ацетонідні, що приймаються участь в реакції з даною окисною системою, однак утворення побічних продуктів. Спостерігається, якщо субстрат містить подвійні зв’язки. Підчас окиснення оптично активних спиртів, конфігурація стереоцентрів в більшій мірі зберігається. Слід також зазначити, що TEMPO є токсичною речовиною і має сильну подразнюючу дію та легко проникає під шкіру.

Тому в магістерській роботі досліджено використання ТЕМПО для окиснення целюлози із льняної целюлози і отримання оксицелюлози.

2 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

2.1 Характеристика вихідної рослинної сировини

Для одержання волокон целюлози використовували льон, а саме його волокна, які перед проведенням досліджень подрібнювалися до розмірів 
10 – 15 мм і зберігали у ексикаторі для підтримання їх постійної вологості.

Льон – багаторічна (іноді однорічна) трав’яниста рослина з тонким довгим стеблом (близько 1,5 м). Волокна льону характеризуються більш довгими міцними волокнами ніж у деревині, довжина елементарного волокна льону коливається в середньому від 15 до 25 мм і досягає 125 мм [27]. Хімічний склад льону наведено в табл. 2.1 в порівнянні з деревиною хвойних (сосна) та листяних (осика) порід.

| Таблиця 2.1 – Хімічний склад льону |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сировина | Целюлоза, % | Лігнін, % | Розчинність у воді,% | Розчинність у NaOH, % | СЖВ, % | Пентозани, % | Зольність, % |
| Льон: | 59,6 | 10,9 | 4,1 | 13,6 | 4,7 | 16,8 | 2,4 |
| волокно | 69,5 | 6,1 | 3,7 | 13,4 | 3,6 | 5,1 | 1,5 |
| костриця | 42,0 | 23,6 | 5,2 | 19,4 | 5,2 | 25,1 | 2,8 |
| Сосна | 47,0 | 27,5 | 6,7 | 19,4 | 3,4 | 10,4 | 0,2 |
| Осика | 49,7 | 20,1 | 8,4 | 18,5 | 2,8 | 19,9 | 1,3 |

З наведених даних у табл. 2.1 видно, що волокна льону мають більш високий вміст целюлози – 69,5 % та менший вміст лігніну – 6,1 % в порівнянні з хвойною та листяною породою деревини. Але вміст мінеральних речовин у волокнах льону на 0,2 – 1,3 % більший, ніж у сосни та осики.

У порівнянні з бавовною волокна льону мають більш товсті стінки і наглухо закриті канали з обох кінців, що обумовлює високу міцність лляного волокна [20]. Лляні волокна можна використовувати для виробництва целюлози для хімічної промисловості. Україна посідає третє місце у світі за площею посівів льону (до 150 тис. га), а запаси льону становлять 500 тис. т на рік [28]. Льон може також використовуватися у виробництві будматеріалів (наприклад, утеплювачів – альтернатива скловаті).

2.2 Методика проведення процесу органосольвентної делігніфікації

Спочатку проводили попередню обробку волокон льону масою 25 г ( в  розрахунку на абс. сух. сировину) в термостійких колбах об’ємом 750 мл розчином гідроксиду натрію з концентрацією 7 %, гідромодуль 10:1 і тривалістю від 1 до 4 годин.

Після лужної обробки проведено варіння волокон окисно-органосольвентним способом делігніфікації в термостійких мірних колбах ємністю 750 мл. В колби завантажували попередньо висушені волокна і зважені на технічних вагах в кількості 18 г (в розрахунку на абс. сух. сировину). Щоб забезпечити процес варіння, колби були з’єднані зі зворотніми холодильниками.

Варильний розчин готували змішуванням концентрованої оцтової кислоти та 35 % пероксиду водню за спiввідношення 70 : 30 об’ємних %. Гідромодуль варiння становив 10:1, температура 95±3 °С, тривалість 4 години. Аналогічні варіння були проведені декілька разів, для отримання достатньої кількості целюлози для проведення подальших дослідів. Пiсля закінчення процесу варiння целюлозу промивали до нейтральної реакції під дією струменя води на ситах з сіткою №40, зневоднювали до сухості приблизно 
30 %, сушили до повітряно-сухого стану і визначали наступні  показники якості:

- вихід целюлози від маси а/с сировини;

- вміст залишкового лігніну;

- вміст залишкової мінеральної частини;

- в’язкість целюлози

2.3 Методика проведення процесу окиснення целюлози з волокон льону

Для процесу ТЕМРО-окиснення брали 1 г абс. сух. целюлози і перенести її в хімічний стакан, в якому знаходиться попередньо приготований розчин. Він складається з 100 мл дистильованої води, в якій розчинено ТЕМРО, КВr та розчин NaOCl концентрацією 80 г/л. рН розчину підтримується  в межах 
10 – 11.

Розчин з целюлозними волокнами залишають в герметично закритому стакані, для запобіганні випаровування хлору. Процес окиснення відбувається за різної температури та тривалості. Після закінчення процесу зупиняли реакцію окиснення додаванням дистильованої води і з наступним промиванням через воронку Бюхнера на колбі Бунзена. Отриману окиснену целюлозу сушили до повітряно-сухого стану в чашці Петрі за кімнатної температури 48 годин та визначали вміст карбоксильних груп.

2.4 Методики визначення показників целюлози і оксицелюлози

Визначення вмісту карбоксильних груп у целюлозі виконували за  кальцій-ацетатним методом [4], сутність якого полягає у наступному. Спочатку переводять целюлозу у кислотну форму, для цього беремо 0,5 г целюлозного волокна і замочуємо 0,01М розчині соляної кислоти на 60 хв. Далі волокно промивають дистильованою водою та завантажується у колби з розчином 50 мл води і 30 мл 0,25 М Са-ацетат, герметично закривають і 
120 хв проходить реакція в процесі інтенсивного струшування.

Після закінчення часу з колби піпеткою відбирається розчин по 30 мл на одне титрування. Титрування проводять 0,01 М розчином NaOH з додаванням барвника – фенолфталеїну. Об’єм розчину, що витрачається на титрування, підставляємо у формулу:

(1.2)

де 0.01 МV(NaOH) – об’єм 0.01М NaOH, що пішов на титрування, мл;

– маса волокна взята для аналізу, г;

– вологість волокна, %.

Для переведення вмісту карбоксильних групп, які визначено у ммоль/г, у %, отримане значення вмісту карбоксильних групп перемножуємо на 4,5.

3 ОДЕРЖАННЯ ЛЛЯНЯНОЇ ЦЕЛЮЛОЗИ ОРГАНОСОЛЬВЕНТНИМ СПОСОБОМ ДЕЛІГНІФІКАЦІЇ

3.1 Лужна обробка волокон льону

Целюлоза, з якої планується одержання оксицелюлози, має містити мінімальний вміст нецелюлозних включень – лігніну, мінеральних та екстрактивних речовин.

Тому в роботі для зниження вмісту нецелюлозних включень, зокрема,  мінеральних речовин у волокнистому напівфабрикаті проводили попередню екстракцію подрібнених волокон льону розчином NaOH різної тривалості обробки. Для цього наважки подрібненого льону поміщали в термостійкі конічні колби, додавали 7 %-й розчин лугу та з’єднували колби зі зворотніми холодильниками. Для забезпечення температури процесу 95 ± 2 °С колби встановлювали на водяних банях.

Екстракцію лугом проводили протягом 60 – 240 хв., за концентрації розчину NaOH 7 % та гідромодуля 10:1. Після закінчення обробки ВНФ промили дистильованою водою до нейтрального середовища, висушували на повітрі і визначили показники якості за стандартними методиками [25].

Показники якості волокнистого напівфабрикату після лужної обробки наведено в табл. 3.1.

| Таблиця 3.1 – Показники якості волокнистих напівфабрикатів із волокон льону після лужної обробки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники целюлози, % від а.с.с. | Тривалість лужної обробки, хв |  |  |  |
|  | 60 | 120 | 180 | 240 |
| Вихід ВНФ | 74,6 | 66,8 | 66,8 | 65,7 |
| Вміст залишкового лігніну | 1,69 | 1,29 | 1,11 | 0,87 |
| Вміст залишкової мінеральної частини | 0,51 | 0,47 | 0,46 | 0,40 |

З наведених у табл. 3.1 даних видно, що збільшення тривалості лужної обробки із 60 до 240 хв закономірно призводить до зменшення виходу і вмісту залишкових мінеральних речовин у ВНФ та суттєвого зменшення вмісту залишкового лігніну у порівнянні із вихідною рослинною сировиною. Така залежність пояснюється тим, що під час даного процесу відбувається часткове переведення у розчин компонентів рослинної сировини – лігніну, геміцелюлоз, екстрактивних і мінеральних речовин, що і призводить до зниження виходу ВНФ на 25 – 35 % від маси а.с.с.

3.2 Результати пероцтового варіння целюлози

З метою подальшого зменшення вмісту мінеральних речовин та залишкового лігніну у льняному ВНФ на другій стадії обробки проводили процес варіння целюлози розчином пероцтової кислоти тривалістю 240 хв. Показники якості одержаної льняної целюлози наведено в табл. 3.2.

| Таблиця 3.2 – Показники якості льняної целюлози, одержаної в результаті пероцтового варіння ВНФ після лужної обробки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники целюлози, % від а.с.с. | ВНФ після лужної обробки тривалістю, хв |  |  |  |
|  | 60 | 120 | 180 | 240 |
| Вихід ВНФ | 55,8 | 55,2 | 54,8 | 50,8 |
| Вміст залишкового лігніну | 0,79 | 0,56 | 0,42 | 0,34 |
| Вміст залишкової мінеральної частини | 0,25 | 0,21 | 0,06 | 0,03 |

Як видно із даних табл. 3.2, варіння целюлози розчином пероцтової кислоти призводить до подальшого зниження вмісту залишкового вмісту лігніну і золи у лляній целюлозі, особливо у ВНФ з підвищеної тривалістю лужної екстракції. Зменшення виходу целюлози зумовлене частковою деструкцією низькомолекулярних фракцій целюлози, остаточним переведенням до розчину геміцелюлоз, екстрактивних і мінеральних речовин та основної частини  лігніну. З наведених даних табл. 3.2 видно, що зі збільшенням тривалості екстракції відбувається зниження вмісту мінеральних речовин у лляних ВНФ порівняно із вихідною рослинною сировиною. Це пояснюється тим, що під час даного процесу відбувається переведення у розчин мінеральних речовин, які містяться в волокні льону.

Слід зауважити, що зменшується і вміст залишкового лігніну, основна його кількість переходить до варильного розчину. Крім того, відбувається часткове видалення геміцелюлоз у результаті гідролізу низькомолекулярних фракцій целюлози, що призводить до зниження виходу ВНФ на 10 – 12 %.

З метою зменшення вмісту мінеральних речовин та залишкового лігніну проводили процес варіння целюлози розчином пероцтової кислоти.

Як видно із даних табл. 3.2, підвищення тривалості лужної екстракції з подальшим варінням розчином пероцтової кислоти знижує вміст мінеральних речовин у лляній целюлозі.

Зменшення виходу целюлози зумовлене деструкцією вуглеводної частини та переходом до розчину лігніну, екстрактивних речовин, мінеральних речовин і низькомолекулярних вуглеводних сполук.

Також спостерігається зміна забарвлення лляної целюлози із сірувато-жовтого на білий. Це зумовлено тим, що пероцтова кислота не тільки руйнує молекулу лігніну, діючи на ароматичні кільця його молекул, а й спричиняє деструкцію хромофорних груп.

Як видно з даних табл. 3.1 і табл. 3.2, зі зростанням тривалості під час лужної екстракції рослинної сировини з подальшим пероцтовим варінням целюлози призводить до часткового зменшення зольності целюлози і вмісту в ній залишкового лігніну. Тому процес екстракції волокон льону доцільно проводити за тривалості лужної екстракції 240 хв. Отримана за таких умов лляна целюлоза має зольність 0,03 % і вміст залишкового лігніну 0,34 %.

Отримані данні свідчать про те, що дана целюлоза придатна не лише для виробництва вибілених видів картонно-паперової продукції, а і для хімічного перероблення [19, 20], зокрема для одержання оксицелюлози. Тому в подальших дослідженнях процесу окиснення викоритовувалася органосольвентна  лляна целюлоза із вмістом залишкового лігніну 0,34 % і зольністю 0,03 %.

4 OТРИМАННЯ ОКСИЦЕЛЮЛОЗИ ІЗ ЛЛЯНОЇ ЦЕЛЮЛОЗИ

Для одержання оксицелюлози в роботі досліджено вплив основних технологічних параметрів (витрат окисника, броміду калію, гіпохлориту натрію, тривалості і температури) процесу окиснення на показники якості оксицелюлози з використанням органосольвентної лляної целюлози з вмістом 0,34 % лігніну і 0,03 % мінеральних речовин.

В табл 4.1 наведено відомі вже окисники, целюлоза з якої відбувається отримання оксицелюлози та вміст карбоксильних груп.

Таблиця 4.1 – Порівняльні значення вмісту карбоксильних груп

| № п/п | Окисник та хімічні реагенти | Целюлоза | Вміст карбоксильних груп, % | Джерело |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕМРО, NaBr, NaOCl | Целюлоза хв. і лист. порід деревини | 4,7 | [15] |
| 2 | Перйодид калію, оксид азоту, розчин H2SO4 | Бавовняна целюлоза | 2,5 | [16] |
| 3 | Суміш фосфатної та азотної кислоти та нітрит натрію | Бавовняна целюлоза | 7 – 23 | [18] |
| 4 | NaOCl | Целюлоза бавовняна та деревна маса | 10 | [26] |
| 5 | Пероксид водню, Оксон, Піно | Бавовняна целюлоза | ≤ 3 | [20] |

4.1 Вплив витрат окисника на вміст карбоксильних груп в оксицелюлозі

У магістерській роботі досліджено процес окиснення целюлози під дією окисника 2,2,6,6 – тетраметилпіперідін-1-іл-оксил  (ТЕМПО) за витрат 1,0; 3,0 та 5,0; 7,0 та 10,0 % від маси абс. сух. целюлози з витратою KBr 15 % від 
маси абс. сух. целюлози та 5 мл NaOCl розчину концентрацією 80 г/л.

Процес окиснення проводили відповідно методики, зазначеної в 
пункті 2.3 роботи, за різної температури: 20; 40 та 60 °С та тривалості 2; 4 та 
6 годин.

ТEMPO застосовується в синтезі як каталізатор окиснення первинних і вторинних спиртів до альдегідів і кетонів відповідно. Типова система для окиснення включає в себе комбінацію TEMPO, броміду калію (співкаталізатор) і розчину гіпохлориту натрію[25].

Фактичним окислювачем в реакції є оксоаммоніевая сіль, яка утворюється в ході окиснення TEMPO.

У каталітичному циклі гіпохлорит натрію виступає як стехіометричний окиснювач, що генерує оксоамонієву сіль з TEMPO. Зазвичай реакції, що проводяться в мілімолярних кількостях, завершуються за кілька хвилин.

Після закінчення процесу оксицелюлозу промили дистильованою водою до нейтральної реакції, висушували на повітрі до повітряно-сухого стану та визначили кінцевий вміст карбоксильних груп.

Окиснення целюлози гіпохлоритом в нейтральному середовищі застосовують досить часто для отримання оксицелюлози.

Глибину окиснення регулюють зміною концентрації гіпохлориту, температурою і тривалостю обробки. Підвищення температури пришвидшує процес окиснення та збільшує кінцевий вміст карбоксильних груп в отриманому продукті [26].

Залежність вмісту карбоксильних груп в льняній оксицелюлозі від цих основних технологічних параметрів процесу окиснення наведено 
на рис. 3.1 – 3.5.

Рисунок 3.1 – Залежність вмісту карбоксильних груп в лляній оксицелюлозі від температури і тривалості окиснення за витрат ТЕМРО 
1,0 % від маси абс. с. с.: ▲ – 20 °C, ■– 40 °C, ● – 60 °C.

Рисунок 3.2 – Залежність вмісту карбоксильних груп в лляній оксицелюлозі від температури і тривалості окиснення за витрат ТЕМРО 
3,0 % від маси абс. с. с.: ▲ – 20 °C, ■– 40 °C, ● – 60 °C.

Рисунок 3.3 – Залежність вмісту карбоксильних груп в лляній оксицелюлозі від температури і тривалості окиснення за витрат ТЕМРО 
5,0 % від маси абс. с. с.: ▲ – 20 °C, ■– 40 °C, ● – 60 °C.

Рисунок 3.4 – Залежність вмісту карбоксильних груп в лляній оксицелюлозі від температури і тривалості окиснення за витрат ТЕМРО 
7,0 % від маси абс. с. с.: ▲ – 20 °C, ■– 40 °C, ● – 60 °C.

Рисунок 3.5 – Залежність вмісту карбоксильних груп в лляній оксицелюлозі від температури і тривалості окиснення за витрат ТЕМРО 
10,0 % від маси абс. с. с.: ▲ – 20 °C, ■– 40 °C, ● – 60 °C.

Наведені рис. 3.1 – 3.5 дані підтверджують, що збільшення витрати окисника ТЕМПО, тривалості і температури процесу окиснення сприяють збільшенню вмісту карбоксильних груп в одержаних зразках оксицелюлози із лляної органосольвентної целюлози.

Дослідження процесу окиснення лляних волокон упродовж 2 – 6 год за різної температури призводить до істотного зростання вмісту карбоксильних груп за перші 4 години, приріст становить – 4,5 %. Наступні 2 години процесу окиснення відбувається з незначним приростом карбоксильних груп до 1 %.

Найбільш вагомий вплив на вміст карбоксильних груп має витрата окисника. Збільшення витрати від 1 до 10 % від маси а.с.с. можна отримати оксицелюлозу з максимальним вмістом карбоксильних груп – 5,29 %.

4.2 Вплив витрати КВr на вміст карбоксильних груп в оксицелюлозі

Проведено окиснення лляних волокон за різної витрати КВr на окиснення 5,0; 10,0; 15,0 та 20,0 % від маси абс. с. с. тривалістю 6 годин за сталої температури 60 °C. У табл. 4.2 наведено вміст карбоксильних груп в оксицелюлозі залежно від витрати КВr.

| Таблиця 4.2 – Вміст карбоксилних груп залежно від витрати КВr |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Витрата ТЕМРО, % від маси абс. с. с. | Витрата КВr, % |  |  |  |
|  | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 |
| 1,0 | 1,56 | 2,11 | 2,86 | 3,29 |
| 3,0 | 2,41 | 2,84 | 3,07 | 4,7 |
| 5,0 | 4,66 | 4,69 | 4,79 | 4,86 |
| 7,0 | 4,69 | 4,72 | 4,82 | 5,19 |
| 10,0 | 4,77 | 4,83 | 4,91 | 5,25 |

З наведених даних в таблиці видно, що підвищення витрат КВr з 5,0 % до 20,0 % від маси абс. с. с. позитивно впливає на підвищення вмісту карбоксильних груп в оксицелюлозі. За даних умов реакції максимальний приріст карбоксильних груп становить 3,69 %.

Це пояснюється тим, що бромід калію частково впливає на вибірковість процесу окиснення і в результаті зі зростанням витрат КВr утворюється більша кількість карбоксильних груп.

4.3 Вплив витрати розчину NaOCl на вміст карбоксильних груп в оксицелюлозі

Процес окиснення проводили відповідно методики зазначеної в 
пункті 2.3 тривалостю 24 години. У табл. 4.3 вміст карбоксильних груп в оксицелюлозі залежно від витрати розчину NaOCl.

| Таблиця 4.3 – Вміст карбоксильних груп в оксицелюлозі залежно від витрати розчину NaOCl |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Витрата ТЕМРО, % від маси абс. с. с. | NaOCl розчину концентрацією 80 г/л. |  |  |  |
|  | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 |
| 1,0 | 2,97 | 2,83 | 0,73 | 0,58 |
| 3,0 | 3,42 | 3,02 | 0,91 | 0,64 |
| 5,0 | 3,76 | 3,10 | 1,37 | 1,18 |
| 10,0 | 4,21 | 3,44 | 2,52 | 2,35 |

З наведених у табл. 4.3 даних видно, що підвищення витрат розчину NaOCl з 5 мл до 30 мл негативно впливає, знижуючи вміст карбоксильних груп в оксицелюлозі.

Така залежність пояснюється тим, що в результаті реакція окиснення протікає вибірково з утворенням великої кількість  карбонільної групи в третьому положенні та малої кількість – карбоксильних груп.

Як правило, відбувається утворення побічних продуктів це спостерігається, якщо субстрат містить сполучені або ізольовані подвійні зв'язки [30].

4.4 Вплив тривалості процесу окиснення на показники якості оксицелюлози

Залежність вмісту карбоксильних груп в оксицелюлозі від тривалості процесу окиснення за витрат ТЕМРО 10,0 % від маси абс.с.с. наведено в 
табл. 4.4.

| Таблиця 4.4 – Показники якості оксицелюлози залежно від тривалості процесу окиснення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Тривалість, год | Вихід, % | Вміст –СООН, % |
| 1 | 2 | 83,1 | 3,82 |
| 2 | 4 | 81,0 | 4,54 |
| 3 | 6 | 76,3 | 4,91 |
| 4 | 18 | 74,7 | 5,11 |
| 5 | 24 | 71,2 | 5,15 |

Як видно із табл. 4.4 , що підвищення тривалості процесу окиснення від 2 до 24 годин позитивно впливає на підвищення вмісту карбоксильних груп в оксицелюлозі, але знижує вихід оксицелюлози з 83,1 до 71,2 % від а.с.с. за рахунок її часткової деструкції. Такий вміст карбоксильних груп пояснюється тим, що зі збільшенням тривалості до 24 годин процес окиснення відбувається, але вже менш інтенсивно, чим в перші чотири години.

4.5 Вплив температури процесу окиснення на показники якості оксицелюлози

Для визначення впливу температури процесу окиснення на показники оксицелюлози у роботі проведено окиснення лляних волокон за різної температури: 10, 20, 30 та 40 °С, за витрати ТЕМРО 10 % від маси а.с.с., витрати KBr 15 % від маси а.с.с і 10 мл NaOCl розчину концентрацією 80 г/л. В табл. 3.4 наведено результати процесу окиснення за таких умов тривалістю 4 години. У табл. 4.5 наведено показники якості оксицелюлози в залежності від температури.

| Таблиця 4.5 – Показники якості оксицелюлози в залежності від температури |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Температура, °С | Вихід, % | Вміст –СООН, % |
| 1 | 10 | 83,9 | 0,95 |
| 2 | 20 | 75,0 | 2,52 |
| 3 | 30 | 74,0 | 2,77 |
| 4 | 40 | 70,7 | 2,92 |

Із даних табл. 4.5 видно, що проведення процесу окиснення льняної целюлози продовж 4 годин за витрат ТЕМПО 10 % від а.с.с. з підвищенням температури з 10 до 40 °С призводить до збільшення вмісту карбоксильних груп в одержаних зразках оксицелюлози, але знижує вихід оксицелюлози з 83,9 до 70,7 % від а.с.с. за рахунок її часткової деструкції. Це пояснюється тим, що підвищення температури призводить до збільшення інтенсивності проходження процесу окиснення органосольвентної лляної целюлози.

5 РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ОТРИМАННЯ ОКСИЦЕЛЮЛОЗИ

Отримання оксицелюлози проводилося з витратою окисника 3,0 та 
7,0 % ТЕМРО впродовж 2 та 6 годин із температурою реакційної суміші 20 та 60 °С.

Досліджено вплив трьох факторів (ПФЕ 23): x1 – витрата окисника, %; 
x2 – тривалість, год, х3 – температура, °С.

Як змінні стану обираємо yk – вміст карбоксильних груп в лляній оксицелюлозі, %; yn – вихід оксицелюлози, %

Область зміни факторів визначалася відповідно до технологічних умов і наведено у табл. 5.1.

Таблиця 5.1 — Інтервали зміни основних технологічних факторів процесу окиснення целюлози

| Фактор | Рівень |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -1 | 0 | +1 |
| x1 – витрати окисника, % | 3,0 | 5,0 | 7,0 |
| x2 – тривалість, год | 2 | 4 | 6 |
| х3 – температура, °С | 20 | 40 | 60 |

Таким чином, математичну модель процесу у загальному вигляді буде записана як поліном [32]:

Визначення математичної моделі для залежності виходу та заликовому вмісту карбоксильних груп в оксицелюлозі від факторів

Вибір матриці планування. Скористуємося планом ПФЕ типу 23 – планування дворівневе, три фактори, 8 дослідів. Кількість паралельних дослідів — 2. Матриця планування експерименту наведена в табл. 5.2. Для повного факторного експерименту матриця планування з урахуванням ефекту взаємодії продуктів наведено в табл. 5.2. Дуже важливо, що підчас додавання стовпців ефектів взаємодій всі розглянуті властивості матриць планування зберігаються [33].

Таблиця 5.2 — Матриця планування експерименту

| № п/п | План експерименту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x0 | x1 | x2 | х3 | x1x2 | х1х3 | х2х3 | х1х2х3 |
| 1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 2 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 |
| 3 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 |
| 4 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 |
| 5 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 |
| 6 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 |
| 7 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 |
| 8 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 |

Один з найпоширеніших видів нелінійності пов'язаний з тим, що ефект одного чинника залежить від рівня, на якому знаходиться інший фактор [33]. У цьому випадку говорять, що має місце ефект взаємодії двох факторів. Повний факторний експеримент дозволяє кількісно оцінювати ефекти взаємодії. Для цього треба, користуючись правилом множення стовпців,

отримати стовпець твори двох факторів. Підчас обчислення коефіцієнта, відповідного ефекту взаємодії, з новим вектор-стовпцем можна поводитися так само, як з вектор-стовпцем будь-якого фактора.

Для отримання останнього рівняння достатньо скористатися формулами переходу від кодованих змінних до натуральних. Коефіцієнти, які знаходяться біля незалежних змінних вказують на ступінь впливу факторів. Чим більше чисельна величина коефіцієнта, тим більший вплив він надає. Якщо коефіцієнт має знак плюс, то зі збільшенням значення фактора параметр оптимізації збільшується, а якщо мінус, то зменшується. Величина коефіцієнта відповідає внеску даного фактора у величину параметра оптимізації підчас переходу фактора з нульового рівня на верхній або нижній.

Внесок i-го фактора в загальний вплив на вихідну величину зручно оцінити значенням , яке визначає змінну  підчас переходу цього фактору від нижнього до верхнього рівня. Внесок, визначений таким чином, отримав назву ефекту фактора (іноді його називають основним або головним ефектом). Він чисельно дорівнює подвоєному коефіцієнту. Для якісних факторів, варійованих на двох рівнях, основний рівень не має фізичного сенсу. Тому поняття "ефект фактора" є тут природним. Робоча матриця ПФЕ процесу окиснення лляних волокон окисником ТЕМРО за різних значень технологічних параметрів наведено у таюл. 5.3.

Таблиця 5.3 – Робоча матриця ПФЕ процесу окиснення лляних волокон ТЕМРО за різних значень технологічних параметрів

| № п/п | x1 | x2 | х3 | y1k | y2k | y1n | y2n | ycep.k | ycep.n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,0 | 6 | 60 | 4,82 | 4,79 | 72,8 | 73,2 | 4,8 | 73,0 |
| 2 | 3,0 | 6 | 60 | 3,07 | 3,13 | 81,9 | 82,1 | 3,1 | 82,0 |
| 3 | 7,0 | 2 | 60 | 3,78 | 3,82 | 81,7 | 81,3 | 3,8 | 81,5 |
| 4 | 3,0 | 2 | 60 | 2,21 | 2,19 | 86,1 | 85,9 | 2,2 | 86,0 |
| 5 | 7,0 | 6 | 20 | 4,72 | 4,68 | 77,9 | 78,1 | 4,7 | 78,0 |
| 6 | 3,0 | 6 | 20 | 2,41 | 2,39 | 84,6 | 84,4 | 2,4 | 84,5 |
| 7 | 7,0 | 2 | 20 | 2,84 | 2,76 | 83,0 | 83,0 | 2,8 | 83,0 |
| 8 | 3,0 | 2 | 20 | 1,44 | 1,36 | 89,6 | 89,4 | 1,4 | 89,5 |

Кодовання технологічних факторів з рахуванням області зміни факторів, наведених у табл. 5.1, призводить до отримання наступних значень:

x1max=7,0; x1min=3,0; x2max=6; x2min=2; x3max=60; x3min=20

Dx1=(x1max-x1min)/2=(7-3)/2=2,5

Dx2=(x2max-x2min)/2=(6-2)/2=2

Dx3=x3max-x3min/2=(60-20)/2=20

Кожен фактор приймає в даному досліді цілком певне значення. Такі значення називають рівнями. Може виявитися, що фактор здатний приймати нескінченно багато значень (безперервний ряд).

Однак на практиці точність, з якою вимірюються вхідні параметри, не безмежна. Тому ми маємо право вважати, що кожен фактор має певне число дискретних рівнів. Матриця планування в кодованому вигляді представлена в табл. 5.4.

Таблиця 5.4 – Матриця планування експерименту впливy витрат окисника x1, тривалості x2 та температури х3 на кінцевий вміст карбоксильних груп yk та вихід продукту реакції yn в кодованому вигляді.

| № п/п | План експерименту |  |  |  |  |  |  |  | Експеримент |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x0 | x1 | x2 | х3 | x1x2 | х1х3 | х2х3 | х1х2х3 | y1k | y2k | y1n | y2n | ycep.k | ycep.n |
| 1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 4,82 | 4,79 | 72,8 | 73,2 | 4,8 | 73,0 |
| 2 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | 3,07 | 3,13 | 81,9 | 82,1 | 3,1 | 82,0 |
| 3 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | 3,78 | 3,82 | 81,7 | 81,3 | 3,8 | 81,5 |
| 4 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | 2,21 | 2,19 | 86,1 | 85,9 | 2,2 | 86,0 |
| 5 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | 4,72 | 4,68 | 77,9 | 78,1 | 4,7 | 78,0 |
| 6 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | 2,41 | 2,39 | 84,6 | 84,4 | 2,4 | 84,5 |
| 7 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | 2,84 | 2,76 | 83,0 | 83,0 | 2,8 | 83,0 |
| 8 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | 1,44 | 1,36 | 89,6 | 89,4 | 1,4 | 89,5 |

Порядкові дисперсії Su2 розраховуються за формулою:

,

де m— кількість паралельних дослідів; u — номер досліду (u = 1, 2, …, N);
k— кількість факторів.

Резульати розрахунку експериментальних даних із впливy витрат окисника x1, тривалості x2 та температури х3 на кінцевий вміст карбоксильних груп yk та вихід продукту реакції yn наведно у табл. 5.5.

Таблиця 5.5 – Матриця розрахунку експерименту впливy витрат окисника x1, тривалості x2 та температури х3 на кінцевий вміст карбоксильних груп yk та вихід продукту реакції yn

| № п/п | Експеримент |  |  |  |  |  | Розрахунок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | y1k | y2k | y1n | y2n | ycep.k | ycep.n | Sku2 | Snu2 | k | n |
| 1 | 4,82 | 4,79 | 72,8 | 73,2 | 4,8 | 73,0 | 8 ∙ 10-4 | 8 ∙ 10-2 | 4,8 | 73,2 |
| 2 | 3,07 | 3,13 | 81,9 | 82,1 | 3,1 | 82,0 | 18 ∙ 10-4 | 2 ∙ 10-2 | 3,1 | 82,0 |
| 3 | 3,78 | 3,82 | 81,7 | 81,3 | 3,8 | 81,5 | 8 ∙ 10-4 | 2 ∙ 10-2 | 3,8 | 81,6 |
| 4 | 2,21 | 2,19 | 86,1 | 85,9 | 2,2 | 86,0 | 2 ∙ 10-4 | 2 ∙ 10-2 | 2,2 | 86,0 |
| 5 | 4,72 | 4,68 | 77,9 | 78,1 | 4,7 | 78,0 | 8 ∙ 10-4 | 2 ∙ 10-2 | 4,7 | 78,2 |
| 6 | 2,41 | 2,39 | 84,6 | 84,4 | 2,4 | 84,5 | 2 ∙ 10-4 | 2 ∙ 10-2 | 2,4 | 74,6 |
| 7 | 2,84 | 2,76 | 83,0 | 83,0 | 2,8 | 83,0 | 32 ∙ 10-4 | 0 | 2,8 | 83,0 |
| 8 | 1,44 | 1,36 | 89,6 | 89,4 | 1,4 | 89,5 | 32 ∙ 10-4 | 8 ∙ 10-2 | 1,4 | 89,4 |

Перевірка однорідності дисперсій проводиться згідно з критерієм Кохрена. Його розрахункове значення визначається як відношення [33]:

де S2umax— максимальна з розрахованих порядкових дисперсій; — сума всіх дисперсій з N рядків матриці планування.

Gpk=32∙10-4110∙10-4=0,29,

Gpn=8∙10-2110∙10-4=0,31,

Якщо виконується умова: Gp<GT, то гіпотеза про однорідність дисперсій приймається. Табличне значення критерію Кохрена GT знаходять у таблицях [34] для чисел ступенів вільності f1 = m-1; f2 = Nта рівня значимості q.

GT  = 0,6841 для f1 = 1 та q = 0,99. Гіпотеза про однорідність приймається.

Знаходимо помилку досліду за формулою:

де f0 = N(m-1) — число ступенів свободи.

S0k2=18∙0,011=13,8∙10-4,

S0n2=18∙0,26=3,25∙10-2

Розрахунок коефіцієнтів лінійного рівняння регресії проводиться за формулами [35]:

(i = 1, 2, …, k),

(i ≠ j; i, i = 1, 2, …, k),

де bij— коефіцієнт регресії, який характеризує взаємодію факторівxi ∙ xj; — середнє значення згідно з паралельними дослідами рядка матриці планування.

Розрахунок за формулами дає наступні значення коефіцієнтів:

b0k=(4,8+3,1+3,8+2,2+4,7+2,4+2,8+1,4)/8=3,15

b1k=(4,8-3,1+3,8-2,2+4,7-2,4+2,8-1,4)/8=0,875

b2k=(4,8+3,1-3,8-2,2+4,7+2,4-2,8-1,4)/8=0,6

b3k=(4,8+3,1+3,8+2,2-4,7-2,4-2,8-1,4)/8=0,325

b0n=(73,0+82,0+81,5+86,0+78,0+74,5+83,0+89,5)/8=81,0

b1n=(73,0-82,0+81,5-86,0+78,0-74,5+83,0-89,5)/8=-2.0

b2n=(73,0+82,0-81,5-86,0+78,0+74,5-83,0-89,5)/8=-4,0

b3n=(73,0+82,0+81,5+86,0-78,0-74,5-83,0-89,5)/8=-0,3
	Шукана лінійна модель у кодованому вигляді має вигляд:

yk=3,15+0,875x1+0,6x2+0,325x3

yn=81,0-2,0x1-4,0x2-0,3x3

Математична модель з урахуванням взаємодії для вмісту карбоксильних груп в лляній оксицелюлозі має вигляд:

yk=3,15+0,875x1+0,6x2+0,325x3+0,125x1x2-0,05x1x3-
-0,125x2x3-0,1x1x2x3

Математична модель з урахуванням взаємодії для виходу оксицелюлози має вигляд:

yn=81,0-2,0x1-4,0x2-0,3x3+0,7x1x2-1,3x1x3+
+0,9x2x3-1,8x1x2x3
де останні члени, коефіцієнти взаємодії b12k, b13k, b23k, b123kобчислювався в відповідності з формулою і даними табл. 5.4:

b12k=(4,8-3,1-3,8+2,2+4,7-2,4-2,8+1,4)/8=0,125

b13k=(4,8-3,1+3,8-2,2-4,7+2,4-2,8+1,4)/8=-0,05

b23k=(4,8+3,1-3,8-2,2-4,7-2,4+2,8+1,4)/8=-0,125

b123k=(4,8-3,1-3,8+2,2-4,7+2,4+2,8-1,4)/8=-0,1

b12n=(73,0-82,0-81,5+86,0+78,0-74,5-83,0+89,5)/8=0,7

b13n=(73,0-82,0+81,5-86,0-78,0+74,5-83,0+89,5)/8=-1,3

b23n=(73,0+82,0-81,5-86,0-78,0-74,5+83,0+89,5)/8=0,9

b123n=(73,0-82,0-81,5+86,0-78,0+74,5+83,0-89,5)/8=-1,8

Розраховані значення  коефіцієнтів регресії представлені в табл. 5.5.

Перевірка значимості коефіцієнтів регресії. Дисперсія коефіцієнтів рівняння регресії розраховується за формулою [32]:

Sbik2=13,8∙10-48∙2=86,3∙10-6

Sbin2=3,25∙10-28∙2=2,0∙10-3

Suik=Sbik2=9,3 ∙10-3

Suin=Sbin2=4,5∙10-2

Оцінку значимості коефіцієнтів проводять за формулою:

де |bi| — абсолютне значення і-го коефіцієнту регресії;

Sui=Sbi2— середньоквадратичне відхилення;

tip— розрахункове значення критерію Стьюдента для кожного коефіцієнту;

tT— табличне значення критерію Стьюдента [34], який знаходиться для чисел ступенів вільності f0 = N(m-1) та рівня значимостіq.

Якщо виконується умова: tip>tT, то коефіцієнт регресії значимий.

Розрахунковий критерій Стьюдента для кожного коефіцієнту  для змінної стану yk (вміст карбоксильних груп в лляній оксицелюлозі, %) та yn (вихід оксицелюлози, %) наведено у табл. 5.6 – 5.7.

Таблиця 5.6 — Значення коефіцієнтів і оцінка їх значимості для змінної стану yk (вміст карбоксильних груп в лляній оксицелюлозі)

| Коефіцієнт | Значення | Розраховане значення критерію Стьюдента, tp | Табличне значення критерію Стьюдента, tТ | Висновок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b0 | 3,15 | 338,7 | 5,41 для f0 = 8 та q = 0,998 | Значимий |
| b1 | 0,875 | 94,1 |  | Значимий |
| b2 | 0,6 | 64,5 |  | Значимий |
| b3 | 0,325 | 34,9 |  | Значимий |
| b12 | 0,125 | 13,44 |  | Значимий |
| b13 | 0,05 | 5,38 |  | Незначимий |
| b23 | 0,125 | 13,44 |  | Значимий |
| b123 | 0,1 | 10,75 |  | Значимий |

Таблиця 5.7 – Значення коефіцієнтів і оцінка їх значимості для змінної стану yn (вихід оксицелюлози, %)

| Коефіцієнт | Значення | Розраховане значення критерію Стьюдента, tp | Табличне значення критерію Стьюдента, tТ | Висновок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b0 | 81,0 | 1800 | 5,41 для f0 = 8 та q = 0,998 | Значимий |
| b1 | -2,0 | 44,4 |  | Значимий |
| b2 | -4,0 | 88,9 |  | Значимий |
| b3 | -0,3 | 6,67 |  | Значимий |
| b12 | 0,7 | 15,6 |  | Значимий |
| b13 | -1,3 | 28,9 |  | Значимий |
| b23 | 0,9 | 20,0 |  | Значимий |
| b123 | -1,8 | 40,0 |  | Значимий |

Перевірка адекватності рівняння регресії. Дисперсію адекватності розраховуємо за формулою:

де m— кількість паралельних дослідів; N— кількість рядків матриці планування; l— кількість членів рівняння регресії, які залишилися після оцінки значимості коефіцієнтів.

Sadk2=28-7∙0=0

Sadn2=28-8∙1,625=0

Перевірку адекватності виконують за розрахунком критерію Фішера:

та виконання умови: Fp<FT, де FT — табличне значення критерію Фішера [1] для чисел ступенів вільності f1 = fad =N-1; f2 = f0 = N(m-1) та рівня значимості q.

Fpk=00,00138=0

Fpn=00,1325=0

FT  = 3,438 для f1 =8 та q = 0,99.

Одержане лінійне рівняння адекватно описує експериментальні дані.

Для отримання статистичної моделі необхідно перейти до значень факторів у натуральних одиницях виміру

Таким чином, отримано рівняння регесії, які адекватно описують процес окиснення органосольвентної целюлози окисником ТЕМПО у вивченому температурно-часовому інтервалі.

6 РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ

Під час виконання роботи проведено маркетинговий аналіз стартап-проекту виробництва оксицелюлози із волокон льону задля визначення принципової можливості його ринкового використання та можливих напрямів реалізації цього впровадження [35].

Прoблема відсутності вітчизняного виробництва целюлози та відсутність вільних запасів деревини призводить до необхідності пошуку альтернативою сировинної бази за рахунок використання різних представників НДРС, зокрема волокон льону.

В Українi льон вирoщується в багатьох областях, а особливо в Північно-Західному регіоні, із середнім обсягом 45 000 т на рік. [36].  Волокна льону характеризуються високою міцністю і можуть застoсовуватися у вирoбництвi целюлoзнo-паперoвoї прoдукцiї, зoкрема для вирoбництва oксицелюлoзи [35].

Для одержання оксицелюлози  спoчатку  прoвoдили процес отримання целюлoзи з проведенням лужної екстракції вoлoкон льону на першій стадії та oрганoсoльвентного варiння на другій стадії. Оксицелюлозу oтримували в процесі окиснення целюлози обробкою окисником ТЕМРО в присутності NaOCl та КBr.

Oбраний спoсiб вирoбництва є більш екoлoгiчним, oскiльки використовуються малотоксичні реагенти, що не спричиняють викидів шкідливих речовин в атмосферу у порівнянні з використанням як окисник окислів азоту. Одержану оксицелюлоза можна використовувати в медицині як один із компонентів нетоксичних, кровоспинних, антимікробних матеріалів.

В табл. 6.1 проаналізовано зміст ідеї, що пропонується, можливі напрями її застосування та основні вигоди, що може отримати користувач товару, в межах яких потрібно шукати групи потенційних клієнтів [37].

Таблиця 6.1 − Опис ідеї стартап-проекту

| Зміст ідеї | Напрями застосування | Вигоди для користувача |
| --- | --- | --- |
| Виробництво оксицелюлози із целюлози, отриманої лужною обробкою та з наступним окисно-органосольвентним способом варіння ВНФ із волокон льону. | 1) оксицелюлоза є одним із компонентів нетоксичних радіопротекторних, кровоспинних, антимікробних матеріалів. | Нижча ціна готового продукту, оскільки виготовлений із вітчизняної недороговартісної сировини – льону. |

Із наведених у табл. 6.1 даних випливає, щo викoристання льнянoгo вoлoкна є перспективнoю альтернативoю сучасним кровоспинних матерiалам. 	Зазначений спoсiб вiдрiзняється вiд існуючих зараз метoдiв наступним:

1) Вихідна сировина є дoступна недеревна рoслинна сирoвина.

2) Вартість хiмiчних реагентiв, які використовуються  – oцтoвoї кислoти та перoксиду вoдню – вiднoснo невисoка та хiмiкати є легкoдoступними.

3) Вiдхoди вiд вирoбництва целюлoзи, такі як вiдпрацьoванi рoзчини пiсля реакцiї не є тoксичними i стають не агресивними, тoчнiше oцтoва кислoта часткoвo, а перoксид вoдню пoвнiстю витрачається в хoдi реакцiї.

4) Виробництво оксицелюлози є нетривалим процесом.

5) Реагенти, що використовуються у виробництві, є не токсичними.

Аналіз потенційних техніко-економічних переваг ідеї (чим відрізняється від існуючих аналогів та замінників) порівняно із пропозиціями конкурентів наведений у табл. 6.2. У табл. 6.2 також проведено визначення попереднього кола конкурентів, що вже існують на ринку, та наведено збір інформації щодо значень техніко-економічних показників для ідеї власного проекту та проектів-конкурентів. Визначений перелік слабких, сильних та нейтральних характеристик та властивостей ідеї потенційного товару є підґрунтям для формування його конкурентоспроможності [35].

Таблиця 6.2 − Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту

| № п/п | Техніко-економічні характеристики ідеї | Потенційні товари/концепції конкурентів |  |  |  | W (слабка сторона) | N | S (сильна сторо-на) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мій проект | Конку-рент 1 | Конку-рент 2 | Конку-рент 3 |  |  |  |
| 1 | Дoступнiсть вихiднoї сирoвини, % | 100 | 100 | 90 | 85 |  |  | ✓ |
| 2 | Мoжливiсть викoристання в ЦПП | + | + | - | + |  |  | ✓ |
| 3 | Складнiсть вигoтoвлення | - | - | + | - |  |  | ✓ |
| 4 | Рентабельність, % | 150 | 100 | 110 | 90 |  |  | ✓ |
| 5 | Собівартість, грн. | 800 | 1000 | 1200 | 1150 |  |  | ✓ |
| 6 | Трудомісткість виготовлення | 4 | 5 | 7 | 6 |  |  | ✓ |
| 7 | Період повернення капіталовкладень, роки | 2 | 7 | 4 | 5 |  |  | ✓ |
| 8 | Економічна ефективність | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,6 |  | ✓ |  |
| 9 | Екoлoгiчнiсть | + | - | - | + |  |  | ✓ |

Задача визначення слабких, нейтральних та сильних характеристик є oснoвнoю, oскiльки вoна фoрмує кoнкурентoспрoмoжнiсть. Запрoпанoваний тoвар, як випливає з табл. 5.2, є кoнкурентoспрoмoжнiм на ринку i мoже принoсити прибутoк за невеликий термiн.

Технoлoгiчний аудит iдеї прoекту

Для запуску в Українi вирoбництва oксицелюлoзи мoжливе викoристання вже iснуючих пoтужнoстей. Прoдукт вигoтoвляється із застoсування гiдрoксиду натрiю та пoдальшoгo проведення oрганoсoльвентного варіння з викoристанням oцтoвoї кислoти та перoксиду вoдню. Цей спoсіб за рахунoк екoлoгiчнoстi та екoнoмiчнoстi дає якiсний прoдукт, який мoже застoсoвуватись для хімічної переробки, а також в 
ЦПП [27].

Таблиця 6.3 − Технологічна здійсненність ідеї проекту

| Ідея проекту | Технології її реалізації | Наявність технологій | Доступність технологій |
| --- | --- | --- | --- |
| Отримання оксицелюлози із волокон льону. | Одержання волокнистого напівфабрикату, придатного для хімічної обробки із волокон льону лужним та окисно-органосольвентним способом варіння з використанням пероцтової кислоти | розроблена у даній магістерській дисертації | доступна |
|  | Одержання оксицелюлози з лляної целюлози з використанням як окисник – ТЕМРО та допоміжних реагентів NaOCl та KBr. | наявна | доступна |
| Обрана технологія реалізації ідеї проекту: Одержання оксицелюлози з лляного волокна. |  |  |  |

У табл. 6.3 наведено результати проведеного аудиту технології, за допомогою якої можна реалізувати ідею проекту – технології створення товару – отримання оксицелюлози із лляних волокон. Визначення ринкових можливостей, які можна використати під час ринкового впровадження проекту та ринкових загроз, які можуть перешкодити реалізації проекту, дозволяє спланувати напрями розвитку проекту із урахуванням стану ринкового середовища, потреб потенційних клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів [36].

Спочатку проводиться аналіз попиту: наявність попиту, обсяг, динаміка розвитку ринку (табл. 6.4).

Таблиця 6.4 − Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту процесу одержання оксицелюлози

| № п/п | Показники стану ринку (найменування) | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кількість головних гравців, од | 2 |
| 2 | Загальний обсяг продаж, грн. | 600 000 |
| 3 | Динаміка ринку (якісна оцінка) | Стабільна |
| 4 | Наявність обмежень для входу | Бар'єри капітальних витрат; Економічні та організаційні обмеження; Обмеження за попитом; Стратегічні (суб'єктивні) бар'єри. |
| 5 | Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації | має відповідати вимогам ТУ |
| 6 | Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку), % | 90 |

Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку) порівнюється із банківським відсотком на вкладення. За результатами аналізу табл. 6.4 можна зробити висновок, що ринок є привабливим для входження за попереднім оцінюванням.

Далі визначаються потенційні групи клієнтів, їх характеристики, та формується орієнтовний перелік вимог до товару для кожної групи (табл. 6.5).

Таблиця 6.5 − Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту

| № п/п | Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Відмінності у поведінці різних потенційних цільових груп клієнтів | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спoсiб утилiзацiї рoслиннoї сирoвини | пiдприємства сiльськoгo гoспoдарства | стандарти, технічні регламенти | отриманий продукт у цілісному вигляді |
| 2 | Спoсiб oтримання целюлoзи | Целюлoзнo- паперoва прoмислoвiсть | стандарти, технічні регламенти | Спосіб отримання целюлози має високу екологічність та є економічно доцільним |
| 3 | Економічна та екологічна оксицелюлоза | Медична установа | стандарти, технічні регламенти, інші фактори цінового та нецінового характеру | отриманий продукт у вигляді суцільної тканини різний об’єм і ширина [28]. |

Після визначення потенційних груп клієнтів проводиться аналіз ринкового середовища: складаються таблиці факторів, що сприяють ринковому впровадженню проекту, та факторів, що йому перешкоджають (табл. 6.6−6.7). Фактори в таблиці подані в порядку зменшення їх 
значущості [35].

Таблиця 6.6 − Фактори загроз

| Фактори | Зміст загрози |
| --- | --- |
| Зовнішні | - Відсутність попиту в очікуваних обсягах; - скорочення ринків збуту; - збільшення торговельних і митних бар’єрів; - посилення позицій конкурентів, що є за кордоном, поява їх в Україні; - зростання податкового тиску; - економічний, політичний, банківський кризи. |
| Внутрішні | - Банкрутство; - зниження потужностей виробництва; - зниження попиту та реалізації продукції. |

Таблиця 6.7 − Фактори можливостей

| Фактори | Зміст можливості |
| --- | --- |
| Зовнішні | - Вихід на нові ринки; - довгострокові контракти на обслуговування великих компаній; - зниження торговельних і митних бар'єрів; - послаблення позицій фірм-конкурентів; - зниження податкового тиску.. |
| Внутрішні | - Відкриття філіалів на базі існуючих заводів; - підвищення потужностей виробництва; - здійснення нових досліджень і розробок; - підтримка ліквідності і забезпечення прибутковості; - створення інвестиційних можливостей |

Проведений аналіз пропозиції дозволив визначити загальні риси конкуренції на ринку, які наведено у табл. 6.8.

Таблиця 6.8 − Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкурентоспро-можною) |
| --- | --- | --- |
| 1. Тип конкуренції - олігополія | в одній галузі домінує невелика кількість конкуруючих фірм тому хоча б одна або дві з них, виробляють значну долю продукції даної галузі, а поява нових продавців ускладнена чи неможлива. | Виробництво продукції з дешевої та доступної сировини. |
| 2. За рівнем конкурентної боротьби - міжнародна | конкуренція національних і транснаціональних економічних суб'єктів за найвигідніші умови виробництва і реалізації товарів та послуг на світовому ринку. | Модернізація ринку; виробництво продукції з дешевої та доступної сировини. |
| 3. За галузевою ознакою - внутрішньогалузева | переливання капіталів і товарів між різними державами, розвиток ринку і господарства | Застосування бренд-менеджменту |

| Продовження табл.6.8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкурентоспро-можною) |
| 4. Конкуренція за видами товарів: - товарно-родова; - товарно-видова. | конкуренція між різноманітними видами товарів, що можуть виконувати схожі функції. Розглядається конкуренція з боку товарів-субститутів (замінники); конкуренція між товарами одного виду. | Інформування споживача про його вигоди |
| 6. За інтенсивністю - марочна | один із дієвих знарядь маркетингу, що дає змогу управляти рівнем доданої вартості товару, збільшувати марочний капітал, підвищувати конкурентноздатність підприємства. | Використовувати товарну марку призначену для ідентифікації товарів |

За визначеними факторами конкурентоспроможності проводиться аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту, які наведено у табл. 6.9 [35].

Таблиця 6.9 − Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін проекту

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Бали 1-20 | Рейтинг товарів-конкурентів у порівнянні з іншими підприємствами |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –3 | –2 | –1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| 1 | Дешева сировина | 20 |  |  |  |  |  |  | ✓ |
| 2 | Доступна сировина | 18 |  |  |  |  |  |  | ✓ |
| 3 | Екологічне виробництво | 15 |  |  |  |  |  | ✓ |  |
| 4 | Нескладні технологічні параметри варіння | 17 |  |  |  |  |  |  | ✓ |
| 5 | Нескладні технологічні параметри окиснення | 18 |  |  |  |  |  |  | ✓ |
| 6 | Високий вихід оксицелюлози | 16 |  |  |  |  |  | ✓ |  |
| 7 | Високий вміст карбоксильних груп в оксицелюлозі | 15 |  |  |  |  |  | ✓ |  |

яке передбачає аналіз ціни на товари-аналоги або товари субститути, а також аналіз рівня доходів цільової групи споживачів (табл. 6.10). Аналіз проводився з використанням експертного методу [36].

Таблиця 6.10 − Визначення меж встановлення ціни

| Рівень цін на товари-замінники | Рівень цін на товари-аналоги | Рівень доходів цільової групи споживачів | Верхня та нижня межі встановлення ціни на товар/послугу |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 грн. | 2000 грн. | 5000 грн. | 1300 – 1600 грн. |

Наступним кроком є визначення оптимальної системи збуту, в межах якого приймається рішення (табл. 6.11): проводити збут власними силами або залучати сторонніх посередників (власна або залучена система збуту); вибір та обґрунтування оптимальної глибини каналу збуту; вибір та обґрунтування виду посередників.

Таблиця 6.11 − Формування системи збуту

| Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Глибина каналу збуту | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- |
| Маркетингова діяльність у сфері поведінки покупців має базуватися на таких принципах: - незалежність покупця; - мотивація і поведінка покупців – об'єкт системного дослідження; - поведінка покупців піддається впливу; - купівельна поведінка соціально законна. | функції, пов'язані з угодами; логістичні функції; функції обслугову-вання. | Внутрішня служба збуту − торгові агенти, що виконують свої службові обов’язки безпосередньо в офісі, здійснюють телефонні контакти і приймають замовників і потенційних покупців. Зовнішня служба збуту − зовнішні (польові) торгові агенти, що здійснюють оїздки до замовників [35]. | Оптова торгівля, яка Характери-зується швидким зростанням обсягів реалізації і прибутку. |

Останiм етапoм ринкoвoгo аналiзу мoжливoстей є складання SWOT-аналiзу, який наведенo в табл. 6.12. Перелiк ринкoвих загрoз та ринкoвих мoжливoстей складається на oснoвi аналiзу фактoрiв загрoз та фактoрiв мoжливoстей маркетингoвoгo середoвища. Ринкoвi загрoзи та ринкoвi мoжливoстi є наслiдками (прoгнoзoваними результатами) впливу фактoрiв, i, на вiдмiну вiд них, ще не є реалiзoваними на ринку та мають певну ймoвiрнiсть здiйснення [35]. Наприклад: зниження дoхoдiв пoтенцiйних спoживачiв – фактoр загрoзи, на oснoвi якoгo мoжна зрoбити прoгнoз щoдo пoсилення значущoстi цiнoвoгo фактoру в ході вибoру тoвару та вiдпoвiднo – цiнoвoї кoнкуренцiї, а це вже – ринкoва загрoза.

Таблиця 6. 12 – SWOT- аналiз стартап-прoекту

| Сильнi стoрoни: Прoект в Українi iнoвацioний. Багатoгалузеве застoсування прoдукту. Вiднoснo невеликий штат oрганiзацiї. Мoлoдий i перспективний кoлектив. Гнучка пoлiтика керiвництва. Пoрiвнянo вiднoвлюванi пoчаткoвi матерiали. Екoлoгiчнo чистий прoдукт. | Слабкi стoрoни: Вiдсутнiсть фiнансування з бoку держави. Низька зацiкавленiсть з бoку мiсцевих iнвестoрiв. Вiдсутнiсть матерiальнo-технічної бази для реалiзацiї прoекту. Брак власнoгo устаткування. Вiдсутнiсть власного лабораторного приміщення. Oбмежений сектoр викoристання. Складнiсть прoсування прoдукту на ринoк. |
| --- | --- |

| Продовження табл.6.12 |  |
| --- | --- |
| Мoжливoстi: Реалiзацiя прoекту з залученням iнвестицiйних прoграм: Фандрайзинг, краундфандiнг, iнoземнi iнвестoри. Рoзширення вирoбничoї лiнiї. Вихiд на нoвi ринки. Налагoдження рoбoти з пoстачальниками iнших регioнiв. Перехiд дo екoлoгiчнoстi вирoбництв | Загрoзи: Низька зацiкавленiсть iнвестoрiв Низький темп реалiзацiї прoекту Кoнкуренцiя з бoку висoкoтехнoлoгiчних лабoратoрiй i вирoбництв Збiльшення цiн на матерiали. Зниження пoсiвiв сирoвини. |

Застoсoвуючи вiднoвлювану та екoлoгiчну сирoвину – вoлoкна льону – мoжна, таким чином, забезпечити населення якiсною та екoлoгiчною oксицелюлoзою.

Oтже, SWOT-аналiз (strength, weaknesses, opportunities and threats) – дoзвoляє виявити тi сильнi i слабкi стoрoни, якi пoтребують найбiльшoї уваги i зусиль з бoку пiдприємства.

Метoю SWOT-аналiзу не є з'ясування всiх сильних i слабких стoрiн, це занадтo складнo i не забезпечує дoсягнення ефективнoстi. Пiдприємствo має зoсередитися на тих з них, якi мoжуть стати ключoвими фактoрами успiху абo прoвалу, oсoбливo ширoкий перелiк нiвелює те, щo є найважливiшим. Вiн дoзвoляє систематизувати прoблемнi ситуацiї; краще рoзумiти структуру ресурсiв, на якi слiд oпиратися в удoскoналеннi дiяльнoстi та рoзвитку кoмпанiї на перспективу; вiдстежувати загальний стан зoвнiшньoгo бiзнес-середoвища; видiляти i викoристoвувати нoвi пoтенцiйнi мoжливoстi швидше, нiж кoнкуренти; вибрати oптимальну дoрoгу рoзвитку i уникнути небезпек; приймати зваженi рiшення, щo стoсуються рoзвитку бiзнесу. Правильнo i вчаснo прийнятi стратегiчнi рiшення грають сьoгoднi ключoву рoль в успiшнiй дiяльнoстi oрганiзацiї. Саме вoни рoблять вирiшальний вплив на кoнкурентoспрoмoжнiсть прoдукцiї i пiдприємства в цiлoму [36].

На oснoвi SWOT-аналiзу рoзрoбляються альтернативи ринкoвoї пoведiнки (перелiк захoдiв) для виведення стартап-прoекту на ринoк та oрiєнтoвний oптимальний час їх ринкoвoї реалiзацiї з oгляду на пoтенцiйнi прoекти кoнкурентiв, щo мoжуть бути виведенi на ринoк (див. табл.6.9, аналiз пoтенцiйних кoнкурентiв).

Прoвiвши SWOT-аналiз мoжна зрoбити виснoвoк, щo даний стартап-прoект мoже рoзвиватися за стратегiєю сильних стoрiн за рахунoк ринкoвих мoжливoстей. Так як, стартап-прoектoм передбачається рoбoта з декiлькoма сегментами ринку, рoзрoбляючи для них oкремo прoграми ринкoвoгo впливу, вибираємo стратегiю oхoплення ринку, а саме стратегiю диференцiйoванoгo маркетингу [35].

Стратегiя диференцiацiї передбачає надання тoвару важливих з тoчки зoру спoживача вiдмiтних властивoстей, якi рoблять тoвар вiдмiнним вiд тoварiв кoнкурентiв. Така вiдмiннiсть мoже базуватися на oб’єктивних абo суб’єктивних, вiдчутних i невiдчутних властивoстях тoвару(у ширшoму рoзумiннi – кoмплексi маркетингу), бути реальнoю абo уявнoю. Iнструментoм реалiзацiї стратегiї диференцiацiї є ринкoве пoзицioнування.

В результаті проведеного маркетингового аналізу стартап-проекту було визначено принципова можливість його ринкового впровадження та можливих напрямів реалізації цього впровадження.

Було реалізовано перший етап розроблення стартап-проекту, а саме висвітлення маркетингових аспектів створення стартапу: вибір ідей, створення концепції продукту, визначення перспектив ринкової реалізації проекту та розроблення маркетингової стратегії.

Також здійснено маркетинговий аналіз перспектив реалізації запропонованих науково-технічних рішень та пропозицій, оцінювання можливостей їх ринкового впровадження.

Основна перевага даного проекту – це низька собівартість вихідної рослинної сировини. Проте створення та ринкове впровадження стартап-проекту відзначається підвищеною мірою ризику. Головним завданням проекту на початковому етапі його існування є перетворення ідеї проекту у працюючу бізнес-модель, що починається із формування концепції товару для визначеної клієнтської групи за наявних ринкових умов.

Розроблення стартап-проекту передбачає здійснення низки кроків, в межах яких було визначено ринкові перспективи проекту, графік та принципи організації виробництва, фінансовий аналіз та аналіз ризиків і заходи з просування пропозиції для інвесторів.

У даного проекту є можливість ринкової комерціалізації старт-ап проекту (наявний попит, динаміка ринку, рентабельність роботи на ринку), наявні перспективи впровадження з огляду на потенційні групи клієнтів, бар’єри входження, стан конкуренції, конкурентоспроможність проекту. І тому подальша імплементація проекту є доцільною.

7 ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Виробництво оксицелюлози належить до хімічної галузі промисловості. У всіх процесах виробництва важливу роль відіграють хімічні реагенти, які чинять безпосередній вплив на людину та на навколишнє середовище.

На організм людини гіпохлорит натрію може чинити шкідливий вплив. Пряме попадання гіпохлориту в очі, особливо за високих концентрацій може викликати хімічний опік і навіть призвести до часткової або повної втрати зору.

Незважаючи на високу хімічну активність, безпека розчину гіпохлориту натрію для людини документально була підтверджена дослідженнями токсикологічних центрів Північної Америки і Європи, які доказують, що речовина в робочих концентраціях не чинить будь-яких серйозних наслідків для здоров’я після випадкового вдихання парів, проковтування або попадання на шкіру. Також було підтверджено, що розчин гіпохлориту натрію не є канцерогеном, мутагеном і тератогенним з’єднанням, а також він не відноситься до алергенів, що впливають на шкуру [37].

Розлиття гіпохлориту натрію необхідно змити великою кількістю води. У разі загоряння — гасити водою, піском, вуглекислотними вогнегасниками.

Приміщення для виробництва і застосування гіпохлориту натрію повинні бути обладнані примусовою припливно-витяжною вентиляцією. Обладнання повинно бути герметичним.

Після інгаляції парами гіпохлориту забезпечити доступ свіжого повітря. У разі симптомів ушкодження шляхів дихання потрібна допомога лікаря. Після контакту зі шкірою уражені ділянки промити водою. Після цього нанести крем на шкіру. У разі подразнення шкіри звернутися до лікаря.

Після попадання в очі: негайно відкрити щілину вік і промити очі проточною водою від 10 до 15 хвилин. Якщо користуєтеся контактними лінзами, за можливості, зняти та продовжити промивання очей. За умови виникнення скарг звернутися до офтальмолога.

У раз пожежі поруч можливе утворення небезпечного випаровування. Тому необхідно використовувати автономний дихальний апаратта вдягнути відповідне захисне спорядження. Нагрівання призводить до підвищення тиску і небезпеки розриву місткості, що знаходяться під загрозою, охолодити розбризкуванням води і, за можливості, видалити із зони небезпеки. Не вдихайте гази, що виділяються в результаті горіння. Уникати потрапляння води, що використовувалася для гасіння [38].

Натрій бромід – седативний засіб, концентрує і підсилює процеси гальмування в корі головного мозку. Відновлює рівновагу між процесами збудження і гальмування, особливо коли підвищення збудливості ЦНС. Має протисудомну активність. Калію бромід підсилює дію натрію броміду.

Слід зазначити, що TEMPO є токсичною речовиною і має сильну подразнюючу дію та легко проникає під шкіру. Токсична дія пов'язана з утворенням метаболітів гідроксиламіна. Заходи першої медичної допомоги підчас вдихання концетрованих парів ТЕМРО, це забезпечити доступ свіжого повітря. У всіх сумнівних випадках, якщо симптоми не проходять, звернутися до лікаря.

Якщо концентрат потрапляє на шкіру негайно промити великою кількістю води та терміново потрібене медичне лікування, так як не вилікувані хімічні опіки ведуть до утворення рани, які важко гояться. В разі попадання в очі негайно промити очі з відкритими повіками впродовж 10 – 15 хвилин проточною водою і звернутися до окуліста. Захищати неушкоджене око [38].

У випадку пожежі відповідні засоби пожежогасіння які підходять для навколишнього середовища є розбризкування води (але ні в якому випадку не струмінь води), піни, сухого порошоку для гасіння, діоксид вуглецю (CO2). Для ліквідації пожежі необхідно гасити пожежу з достатньої відстані, дотримуючись звичайних запобіжних заходів, одягнувши автономний дихальний апарат та хімічний захисний одяг.

ВИСНОВКИ

1. Виконано огляд літератури щодо загальної характеристики целюлози та хімізму окиснення її функціональних груп, а також характеристики окисників і способів одержання оксицелюлози.

2. Наведено характеристику вихідної рослинної сировини, а саме волокон льону, які використовуються для отримання целюлози. Наведено методику проведення процесу делігніфікації волокон льону сумішшю оцтової кислоти та пероксиду водню. Наведено методики проведення процесу окиснення та визначення вмісту карбоксильних груп у органосольвентній оксицелюлозі.

3. Проведено серію термохімічних обробок волокон льону для отримання целюлози, придатної для подальшої хімічної обробки. На першій стадії рекомендується проводити обробку волокон льону розчином NaOH концентрації 7 % та гідромодуля 10:1за температури 95 оС впродовж 240 хв, а другій стадії сумішшю концентрованої оцтової кислоти і 35 % пероксиду водню за співвідношення 70 : 30 об’ємних %, гідромодуль 10:1, температура 95 °С, тривалість 4 години. В результаті отримано органосольвентну лляну целюлозу із залишковим вмістом лігніну – 0,34 % та мінеральних речовин – 0,03 %.

4. Проведено процес окиснення органосольвентної лляної 
целюлози та досліджено вплив температури, витрати окисника 
2,2,6,6-тетраметилпіперидин-1-оксилу (ТЕМПО) та тривалості на вихід і залишковий вміст карбоксильних груп в оксицелюлозі. Встановлено, що із збільшеням температури і тривалості процесу окиснення вміст карбоксильних груп в оксицелюлозі закономірно зростає, але вихід оксицелюлози знижується через окисну деструкцію целюлози.

5. Отримані дані показують, що збільшення витрати окисника ТЕМПО, тривалості і температури процесу окиснення сприяють збільшенню вмісту карбоксильних груп в одержаних зразках оксицелюлози із органосольвентної лляної целюлози.

6. Доведено, що підвищення витрат КВr з 5,0 % до 20,0 % від 
маси абс. с. с. позитивно впливає на збільшення вмісту карбоксильних груп в оксицелюлозі.

7. Підвищення витрат розчину NaOCl через окисну деструкцію целюлози призводить до зниження виходу оксицелюлози і зменшує вміст карбоксильних груп в оксицелюлозі.

8. Встановлено, що максимальний вміст карбоксильних груп в оксицелюлозі – 5,29 % отримано дією ТЕМРО за витрат 5 % від маси 
абс. сух. целюлози, за температури 60 °С упродовж 6 годин окиснення.

9. Визначено за планом повного факторного експерименту математичну модель залежності вмісту карбоксильних груп  від технологічних факторів  отримання оксицелюлози.

10. В результаті проведеного маркетингового аналізу стартап-проекту було реалізовано перший етап розроблення стартап-проекту, а саме висвітлено маркетингові аспекти створення стартапу: вибір ідей, створення концепції продукту, визначення перспектив ринкової реалізації проекту та розроблення маркетингової стратегії.  Також здійснено маркетинговий аналіз перспектив реалізації запропонованих науково-технічних рішень та пропозицій, оцінювання можливостей їх ринкового впровадження.

Основна перевага даного проекту – це можливість виробляти оксицелюлозу із вітчизняної більш дешевої сировини – волокон льону.

11. Виробництво оксицелюлози належить до хімічної галузі промисловості, де використовується велика кількість хімічних реагентів, які чинять безпосередній вплив на людину та на навколишнє середовище. Всі реагенти, що використовуються для отримання оксицелюлози є шкідливими, проте використання їх в малих концентраціях не несуть шкоди на навколишнє середовище та здоров’я людини.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Барбаш В.А. Хімія рослинних полімерів / Навч. посібник/ В.А. Барбаш, І.М. Дейкун; під ред. В.А. Барбаш. – К.: Едельвейс, 2014. – 440 с.

2. Байклз Н. Целлюлоза и ее производные / Н. Байклз, Л. Сегай; пер. с англ. под ред. З.А. Роговина. – М.: Мир, 1974. – 512 с.

3. Роговин З.А. Химия целлюлозы / З.А. Роговин. – М.: Химия, 
1972. – 520 с.

4. Барбаш В.А. Потенціал недеревної рослинної сировини для виробництва паперу і картону / В.А. Барбаш // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – 2011. – №1 (37). – C. 171 – 180.

5. Геныш К.В. Окисленная целлюлоза: получение, применение в медицине / К.В. Геныш, Н.Г. Базарнова // Научный журнал «Химия растительного сырья». – 2013. – № 4. – С. 12 – 15.

6.	Примаков С.П. Технологія паперу і картону / навчальний посібник для вузів. / С.П. Примаков, В.А. Барбаш. – К.: ЕКМО, 2008. – 425 с.

7. Николаев А.Г. Синтез, строение и свойства продуктов взаимодействия диальдегидцеллюлозы с азотистыми гетероциклическими аминами / А.Г. Николаев, В.В. Мельников; Ленингр. ин-т текстил. и легк. промышленности. – Л.: Мир, 1988. – 114 c.

8. Шин Ф.Е. Новое в лечении гнойных ран / Ф.Е. Шин, М.П. Толстых, И.Г. Старичков, П.И. Рыбасов, Ю.В. Воротилов, Н.И. Мамедов // Московский Хирургический Журнал, 2011. – № 5(18). – С. 51 – 54.

9. Баклагина Ю.Г. Сорбционные свойства гель-пленок бактериальной целлюлозы / Ю. Г. Баклагина, А.К. Хрипунов, П.И. Рыбасов и другие // Журнал прикладной химии, 2005. – № 7. – С. 1197 – 1202.

10. Fergany A.F. Long-term results of nephron sparing surgery for localized renal cell carcinoma: 10 years follow-up / A.F. Fergany, K.S. Hafez, A.C. Novic // J. Urol., 2000. – № 163. – P. 442 – 445.

11. Бондарь А.Г. Планирование эксперимента при оптимизации процессов химической технологии / А.Г. Бондарь. – К.: Вища школа, 1980. – 263 с.

12. Ковальчук М.В. Применение препарата оксицеланим для внутрибрюшной имплантации во время гнойных гинекологических 
операций / М.В. Ковальчук, Г.П. Хатько, В.К. Егорова // Рецепт, 2006. – № 1. – С. 105–110.

13. Примаков С.П. Виробництво сульфатної целюлози і вибілювання целюлози. / С.П. Примаков, В.А. Барбаш, Р.І. Черьопкіна. – К.: ЭКМО, 2011. – 290 с.

14. Klemm D. Nanocelluloses: A new family of nature-based materials / D. Klemm, F. Kramer, S. Moritz et al. // Angew. Chem. Int. Ed, 2011. – №50. – P. 5438–5466.

15. Biliuta G. Mild oxidation of cellulose fibers using dioxygen as ultimate oxidizing agent / G. Biliuta, L. Fras, V. Harabagiu, S. Coseri // Digest J. Nanomat. Biostructures, 2011. – № 1. – P. 291–297.

16. Stilwell R.L. Oxidized cellulose: chemistry, processing and medical applications / R.L. Stilwell, M.G. Marks, L. Saferstein, D.M. Wiseman // Drug Target. Recov. HandbookBiodegr. Polym, 1997. – №7. – P. 291–306.

17. . Непенин Ю. Н. Технология целлюлозы. Т.2. Производство сульфатной целлюлозы / Ю.Н. Непенин. – М.: Лесная промышленность, 1990. – 600 с.

18. Novick A.C. Partial nephrectomy for renal cell carcinoma / A.C. Novick // Urol. Clin. Am, 1987. – Vol. 14. – P. 419 – 433.

19. Milanovich J. Strucrure and properties of TEMPO-oxidized cotton fibers / J. Milanovich // Chem. Industry Chem. Eng. Quarterly, 2012. – vol. 18. – 
Р. 473–481.

20. Барбаш В.А. Одержання оксицелюлози із бавовняних волокон дією різних окисників / В.А. Барбаш, Ю.Я. Нікітюк, І.М. Дейкун // Наукові вісті НТУУ «КПІ», 2016. – №3. – С. 84 – 90.

21.	Klemm D. A New Family of Nature-Based Materials / Klemm D., Kramer F., Moritz S., Lindstr T., Ankerfors M., Gray D., Dorris A. Nanocelluloses// Angew. Chem. Int. Ed. – 2011. – №50. – рр. 5438 – 5466.

22.	J.Ch. Cintil. M. Lovely and Th. Sabu Review of recent research in nano cellulose preparation from different lignocellulosic fibers/ Rev.Adv.Mater. Sci. – 2014. – №37. – Р. 20-28

23.	Sv. M. Diankova. Analysis of oxycellulose obtained by partial oxidation/ Sv. M. Diankova and M. D. Doneva // Bulgarian Chemical Communications. 2009. – №4. – Р. 391 – 396.

24.	Stilwell RL. Oxidized cellulose: chemistry, processing and medical applications / Stilwell RL, Marks MG, Saferstein L, Wiseman DM./ Drug Target. Recov. HandbookBiodegr. 1997. – №7. – Р. 291 – 306.

25.	Lipeng Zhou, Haihong Wu, Xiaomei Yang, Jie Xu. Selective oxidation of cellulose catalyzed by NHPI/Co(OAc)2 using air as oxidant//Cellulose, 2009. – №21(6). – Р. 4059 – 4065.

26.	Hao, J. Impact of degree of oxidation on the physicochemical properties of microcrystalline cellulose / Hao, J.; Xu, S.Y.; Xu, N.Y.; Li, D.X.; Linhardt, R.J.; Zhang, Z.Q. // Carbohydr. Polym. 2017. – №155. – Р.  483–490

27.	Milanovich J. Strucrure and properties of TEMPO-oxidized cotton fibers / J. Milanovich // Chem. Industry Chem. Eng. Quarterly, 2012. – № 18. – 
Р. 473–481.

28.	Cheng, D. TEMPO-oxidized cellulose nanofibers (TOCNs) as a green reinforcement for waterborne polyurethane coating (WPU) on wood / Cheng, D.;Wen, Y.B.; An, X.Y.; Zhu, X.H.; Ni, Y.H.// Carbohydr. Polym. 2016. – № 151. – Р.  326–334

29.	Барбаш В.А. Потенціал недеревної рослинної сировини для виробництва паперу і картону / В.А. Барбаш // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – 2011. - №1 (37). – C. 171 – 180.

30.	TAPPI Test Methods, Atlanta, Georgia, Tappi Press, 2004.

31. C.J. Chirayil et al., “Review of recent research in nano cellulose preparation from different lignocellulosic fibers”, Rev. Adv. Mater. Sci. – 2014. – №1 – 37 (1-2), pp. 20—28.

32. К. Дерффель. Статистика в аналитической химии / 
К. Дерффель. — М.: «Мир» — 1994. – 215 с.

33. Мухачёв В.А. Планирование и обработка результатов эксперимента: Учебное пособие / Мухачёв В.А. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2007. — 118 с.
	34. Бойко Т. В. Розробка статистичної моделі процесу хімічної технології методом повного факторного експерименту. Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» / Бойко Т. В., Абрамова А. О. — К.: Центр навчальної літератури, 2012. — 28 с.

35. 	Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс] : Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с

36. Стартап проекти та їх оцінювання: конспект лекцій для студентів за спеціальністю 7.121 «Інженерія програмного забезпечення» факультету інформаційних технологій УжНУ / Розробник: к.т.н. Поліщук В.В. – Ужгород:

2018. – 74 с.

37. Гетьман А. П., Екологічне право України:  Підручник / Гетьман А. П., Шульга М. В.. – Харків: Право, 2005. – 135 с.

38. Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства. Навчальний посібник / Мягченко О.П. – К.: Центр учбової літератури. – 2010. – 384 с.

# ДОДАТОК А. КОПІЇ ПУБЛІКАЦІЙ

547.458.83

ОТРИМАННЯ ОКСИЦЕЛЮЛОЗИ ІЗ ВОЛОКОН ЛЬОНУ

магістрантка Жовтун Т. С, асп. Зеленчук Т. В., к.х.н., доц. Барбаш В. А.

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Одним з перспективних напрямів використання рослинної сировини в целюлозно-паперовій промисловості є одержання целюлози для хімічної переробки та отримання її похідних. У процесі дії різних окисників на целюлозу відбувається окиснення реакційноздатних гідроксильних груп, в результаті чого утворюється так звана оксицелюлоза. Вона широко застосовується у хірургічній практиці як один із компонентів нетоксичних радіопротекторних, кровоспинних, антимікробних матеріалів [1]. Історично для одержання оксицелюлози як окисник використовувався оксид азоту, який є екологічно небезпечною канцерогенною речовиною. Тому вченими проводяться пошуки більш безпечними окисників, серед яких розглядаються зокрема, пероксид водню, Оксон, PINO [2]. Традиційною сировиною для одержання целюлози та її похідних є деревина. Для країн з обмеженими запасами деревини і розвиненим сільським господарством альтернативною сировиною можуть стебла і волокна різних рослин.

Тому мета роботи полягала в одержанні оксицелюлози із волокон льону, які мають відносно високий вміст целюлози (63–67 %) і низький вміст лігніну (8–11 %) у порівнянні з деревиною. Для досягнення мети в роботі отримано льняний волокнистий напівфабрикат шляхом первинної обробки волокон льону розчином NaOH з концентрацією 7% за гідромодуля 10:1 впродовж 240 хвилин з наступним варінням целюлози в суміші оцтової кислоти – пероксид водню (70 : 30 %) за гідромодуля 10:1 тривалістю 240 хвилин. Отримана льняна целюлоза з вмістом 0,16 % лігніну і 0,02 % золи використовувалася для одержання оксицелюлози. Для цього в роботі досліджено процес окиснення льняної целюлози під дією окисника 2,2,6,6-тетраметилпіперідін-1-іл-оксил (ТЕМПО) за витрат від 1,0 до 15 % від маси а.с.с. за різних температур від 10 до 40 оС та тривалості від 2 до 6 годин. Залежність вмісту карбоксильних груп в льняній оксицелюлози від основних технологічних параметрів процесу окиснення за витрат ТЕМПО 5 % від маси а.с.с. наведено у таблиці.

Таблиця – Вміст карбоксильних груп в льняній оксицелюлозі

| Тривалість окиснення, год | Температура окиснення, оС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 40 | 60 |
| 2 | 2,63 | 3,74 | 3,63 |
| 4 | 4,09 | 3,68 | 4,08 |
| 6 | 4,66 | 4,75 | 5,29 |

Як видно із наведених в таблиці даних, із збільшенням температури і тривалості  процесу окиснення  вміст карбоксильних груп в оксицелюлозі закономірно зростає. Також встановлено, що	із збільшенням температури і тривалості окиснення вихід оксицелюлози знижується через окисну деструкцію целюлози.

Перелік посилань:

- Геньш К.В., Базарнова Н.Г. Окисленная целлюлоза. Получение. Применение в медицине // Химия растительного сырья, 2013. - №4.- с.13-20.

- Барбаш В.А., Нікітюк Ю.Я., Дейкун І.М. Одержання оксицелюлози із бавовняних волокон дією різних окисників // Наукові вісті НТУУ «КПІ», 2016. - №3. - с. 84-90.

Консультантом не може бути зазначено наукового керівника магістерської дисертації.