НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона

Кафедра зварювального виробництва

| «На правах рукопису» УДК 621.791 | До захисту допущено: Завідувач кафедри ___________ Віктор КВАСНИЦЬКИЙ «___»_____________2021 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

за освітньо-професійною програмою «Технології та інжиніринг у зварюванні»

зі спеціальності  131 «Прикладна механіка»

на тему: «Дослідження температурного режиму плавких електродів при

виконанні зварних швів електродуговим способом »

Виконала:

студентка ІI курсу, групи ЗВ-01мн

Мацевич Анастасія Сергіївна

(підпис)

Керівник:

Старший викладач.

Коперсак Віктор Миколайович

(підпис)

Консультант з охорони  праці та безпеки в

надзвичайних ситуаціях:

Професор, д. т. н.,

Левченко Олег Григорович                                                                                                                                                    (підпис)

Рецензент:

Доцент, к .т. н.,  доц.,

(підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській

дисертації немає запозичень з праць

інших авторів без відповідних посилань.

Студент   _____________

(підпис)

Київ – 2022 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона

Кафедра зварювального виробництва

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність – 131 «Прикладна механіка»

Освітньо-професійна програма – «Технології та  інжиніринг у зварюванні»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________  Віктор КВАСНИЦЬКИЙ

«___»_____________2021 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Мацевич Анастасії Сергіївни

1. Тема дисертації «Дослідження температурного режиму плавких електродів при виконанні зварних швів електродуговим способом », науковий керівник дисертації Коперсак Віктор Миколайович, старший викладач, затверджені наказом по університету від  «15 »   11     2021 р.   № 3740-см.

2. Термін подання студентом дисертації                       5  червня    2022  р.

3. Об’єкт дослідження -  дослідження температуртного реживу плавких електродів при виконанні зварних швів електродуговим способом.

4. Вихідні дані

5. Перелік завдань, які потрібно розробити:

6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу:

7. Орієнтовний перелік публікацій: не передбачено індивідуальним планом навчання.

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Охорона праці | Левченко О.Г., зав. каф. |  |  |

9. Дата видачі завдання                      р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Систематизація і обробка матеріалів для включення до пояснювальної записки. | 2022 р. |  |
| 2 | Розробка проєктної частини | 2022 р. |  |
| 3 | Збір додаткових матеріалів, детальна розробка і обґрунтування проєктних рішень | 2022 р. |  |
| 4 | Оформлення графічного матеріалу | 2022 р. |  |
| 5 | Літературна обробка і остаточне оформлення пояснювальної записки | 2022 р. |  |

Студент                    	               __________          	Анастасія Мацевич

Науковий керівник                      ___________               Віктор Коперсак

Реферат

Актуальність теми.

Широке застосування електродугового зварювання в усіх його різновидах пред’являє підвищені вимоги стосовно стабільності процесу, його продуктивності та якості металу швів. Велике значення в цьому сенсі (наряду з іншими, не менш важливими факторами) відіграє тепловий стан електрода, яким виконується зварювання. Особливо це стосується плавкого електрода, який під час електродугового зварювання ще до розплавлення теплом дуги піддається інтенсивному нагріванню струмом, який проходить по ньому.

Саме висока температура, якої досягає плавкий електрод в процесі зварювання ставить фізичні межі збільшення струму, а отже й продуктивності процесу і його стабільності, як при ручному дуговому зварюванні, так і при механізованому.

В той же час експериментальні дослідження температури плавких електродів в процесі зварювання не привертають належної уваги дослідників через складність такого роду експериментів, особливо при механізованих способах зварювання, та через наявність стандартів і нормативів по довжині та допустимим величинам струму штучних (покритих) електродів для дугового зварювання. Такі стандарти, розроблені для застарілих типів електродів та архаїчних режимів зварювання, не підкріплені дослідженнями або розрахунками для новітніх зварювальних матеріалів (особливо високопродуктивних типів), стають певним гальмом на шляху всебічної інтенсифікації зварювального виробництва. Проблема потребує вирішення  або на шляху досліджень всіх нових типів електродів і режимів зварювання на предмет їх впливу на температурний стан електрода, або на шляху застосування універсальних методик розрахунків теплового стану електрода при різних режимах і способах його застосування.

Дослідження граничних властивостей всіх нових типів і марок електродів  надзвичайно непродуктивний шлях, але з іншого боку, не існує й загальновизнаної, достатньо точної методики розрахунку теплового стану електрода при дуговому зварюванні, яка давала б змогу визначати температуру такого електрода (або температурне поле в ньому) при різних умовах експлуатації, а існуюча методика (номограма М.М. Рикаліна) розроблена досить давно, для неіснуючих вже типів матеріалів і може бути досить обмежено застосована до нових високопродуктивних випадків зварювання і наплавлення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами. темами.

Робота виконувалась на умовах вільного співробітництва за темами наукових робіт кафедри зварювального, а також в рамках статистичного дослідження і вдосконалення методичної бази проведення лабораторних робіт з дисципліни «Теорія процесів зварювання» згідно Навчальної програми дисципліни.

Мета та завдання дослідження.

Мета роботи полягає в розробці уточненої математичної та графоаналітичної моделі розрахунків теплового стану плавких електродів в ймовірних межах їх технологічних застосувань.

Для досягнення заявленої мети необхідно вирішити наступний комплекс завдань:

- проаналізувати і статистично обробити масив даних досліджень та розрахунків нагрівання електродів струмом з лабораторних робіт з дисципліни «Теорія процесів зварювання»;

- виконати детальний аналіз методики розрахунків теплового стану електрода при зварюванні за номограмою М.М. Рикаліна на предмет неспівпадінь і розходжень таких розрахунків з дослідами в лабораторних роботах;

- розробити якісну модель розрахунків, максимально модернізовану та адаптовану до сучасних зварювальних матеріалів та режимів зварювання;

- вдосконалити експериментальну установку та методику досліджень температури електрода в процесі нагрівання його струмом для досягнення максимально можливої точності вимірювань та достовірності результатів;

- виконати експерименти по визначенню необхідних для функціонування розрахункової моделі властивостей електрода та коефіцієнтів;

- порівняти результати дослідів теплового стану електрода з результатами розрахунків, зробити висновки, надати рекомендації.

Об’єкти дослідження

- масиви даних вимірювань теплового стану електрода;

- зварювальні електроди стандартних типів з покриттям і без такого;

Предмет дослідження

- методи і методики розрахункового визначення теплового стану плавкого електрода в процесі зварювання.

Методи дослідження

- статистичний аналіз масивів даних;

- методологічний аналіз способів розрахунків теплового стану плавких електродів при дуговому зварюванні;

- теоретичний аналіз та розробка математичної і графоаналітичної моделі розрахунків теплового стану електрода;

- експериментальні методи дослідження температури електродів в процесі проходження електричного струму;

- реєстрація та запис зареєстрованих параметрів із застосуванням сучасних засобів вимірювальної та комп’ютерної техніки;

- побудова графіків, діаграм та номограм відповідних параметрів з подальшим застосуванням для графоаналітичних методів розрахунків.

Наукова новизна одержаних результатів

Виконані дослідження виявили методологічну похибку в розрахунковій моделі номограми М.М. Рикаліна для розрахунку теплового стану плавкого електрода.

Розроблена уточнена методика розрахунку і математична модель для графоаналітичного та аналітичного визначення температури електрода при нагріванні його струмом під час зварювання; визначені необхідні для функціонування моделі параметри й теплофізичні властивості деяких сучасних типів зварювальних електродів.

Публікації:

По темі дисертаційної роботи опублікована статті.

Ключові слова: температурний режим, зварювання, нагрів, плавлення,

коефіцієнт розплавлення, температура нагріву.

Abstract

Actuality of theme.

Widespread use of electric arc welding in all its varieties places increased demands on the stability of the process, its productivity and the quality of the weld metal. Of great importance in this sense (along with other, no less important factors) is the thermal state of the electrode, which performs welding. This is especially true of the fusible electrode, which during electric arc welding before the arc melts is subjected to intense heating by the current flowing through it.

It is the high temperature that the fusible electrode reaches during the welding process that sets the physical limits of the increase in current, and hence the productivity of the process and its stability, both in manual arc welding and mechanized.

At the same time, experimental studies of the temperature of fusible electrodes in the welding process do not attract the attention of researchers due to the complexity of such experiments, especially with mechanized welding methods, and due to standards and standards for length and current values ​​of artificial (coated) electrodes for arc welding. Such standards, developed for obsolete types of electrodes and archaic welding modes, not supported by research or calculations for the latest welding materials (especially high-performance types), become a brake on the comprehensive intensification of welding production. The problem needs to be solved either by studying all new types of electrodes and welding modes for their effect on the temperature of the electrode, or by applying universal methods of calculating the thermal state of the electrode in different modes and methods of its application.

Investigation of the limit properties of all new types and brands of electrodes  extremely unproductive way, but on the other hand, there is no generally accepted, fairly accurate method of calculating the thermal state of the electrode in arc welding, which would determine the temperature of such an electrode (or temperature field) under different operating conditions, and the existing method (nomogram MM Rykalin) was developed long ago, for non-existent types of materials and can be quite limited to new high-performance cases of welding and surfacing.

The purpose and objectives of the study.

The work was performed on the terms of free cooperation on research topics of the Department of Welding, as well as statistical research and improvement of the methodological basis of laboratory work in the discipline "Theory of welding processes" according to the Curriculum of the discipline.

The purpose and objectives of the study.

The aim of the work is to develop a refined mathematical and graph-analytical model for calculating the thermal state of fusible electrodes within the probable limits of their technological applications.

To achieve the stated goal it is necessary to solve the following set of tasks:

- analyze and statistically process an array of research data and calculations of electrode heating by current from laboratory work in the discipline "Theory of welding processes";

- perform a detailed analysis of the method of calculating the thermal state of the electrode during welding according to the nomogram MM Rykalina on the discrepancies and discrepancies of such calculations with experiments in laboratory work;

- to develop a high-quality calculation model, maximally modernized and adapted to modern welding materials and welding modes;

- to improve the experimental setup and method of research of the electrod temperature in the process of heating it with current to achieve the maximum possible accuracy of measurements and reliability of results;

- perform experiments to determine the necessary for the operation of the calculation model of the properties of the electrode and the coefficients;

- compare the results of experiments on the thermal state of the electrode with the results of calculations, draw conclusions, provide recommendations.

Objects of research

-   arrays of data on measurements of the thermal state of the electrode;

-  welding electrodes of standard types with and without coating;

Subject of study

- methods and techniques for calculating the thermal state of the fusible electrode during welding

Research methods

- statistical analysis of data sets;

- methodological analysis of methods for calculating the thermal state of fusible electrodes in arc welding;

- theoretical analysis and development of mathematical and graph-analytical model of calculations of the thermal state of the electrode;

- experimental methods for studying the temperature of the electrodes in the process of passing electric current;

- registration and recording of registered parameters with the use of modern measuring and computer equipment;

- construction of graphs, diagrams and nomograms of relevant parameters with subsequent application for graph-analytical methods of calculations.

Scientific novelty of the obtained results

The performed researches revealed a methodological error in the calculation model of the nomogram MM Ricalin to calculate the thermal state of the fusible electrode.

A refined calculation method and mathematical model for graph-analytical and analytical determination of the electrode temperature when heated by its current during welding have been developed; the parameters and thermophysical properties of some modern types of welding electrodes necessary for functioning of model are defined.

Publications:

Articles have been published on the topic of the dissertation.

Key words: temperature regime, welding, heating, melting,

melting coefficient, heating temperature.

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………….……...........1

1. Нагрівання плавкого електрода при дуговому зварюванні………………….3

1.1. Електричне дугове зварювання……………………………………………...3

1.2. Нагрівання електрода струмом…………………………………………….10

1.3. Наближений розрахунок процесу нагрівання електрода струмом………17

1.4. Розплавлення електрода……………………………………………………21

1.5. Нагрів електродного дроту струмом………………………………………25

1.6. Вплив попереднього підігрівання дроту на режим і процес газоелектричного зварювання……………………………………………….…………………...27

2. Розробка математичної моделі нагрівання електрода на підставі рівняння теплового балансу……………………………………………………………30

2.1. Розрахункова схема нагрівання……………………………………………30

2.2. Штучний електрод  стержень обмеженої довжини з фіксованим струмопідводом………………………………………………………………31

2.3. Нагрівання штучного електрода зварювальним струмом………………..32

2.4. Чисельний метод розрахунку нагрівання електрода……………………..40

2.5. Графічний метод розрахунку нагрівання електрода ……………………..41

2.6. Нагрівання штучного електрода теплом зварювальної дуги…………….52

2.7. Електродний дріт  стержень необмеженої довжини, рухомий відносно струмопідводу……………………………………………………………….…..54

2.8. Плавлення присадкового металу при зварюванні…………….…….........61

2.9. Продуктивність розплавлення електрода…………………………............65

2.10. Коефіцієнт розплавлення електрода……………………………………..66

2.11. Нерівномірність розплавлення……………………………………………69

2.12. Продуктивність процесу наплавлення…………………………………...72

2.13. Розплавлення електродного дроту………………………………….........76

3. Розробка експериментальної установки та виконання експериментів………………………………………………………………………………...82

3.1. Конструкція установки……………………………………………………..82

3.2. Вимірювання температури в дослідах…………………………………….84

3.3. Вимоги до вибору компонентів сплавів для термоелектродного дроту...86

3.4. Принципи вимірювання температури з допомогою термоелектричних  термометрів…………………………………………………………………..86

3.5. Загальні вимоги до матеріалів для термопар……………………………..88

3.6. Будова робочих спаїв термопар……………………………………………90

3.7 Розрахунок впливу температури вільних кінців термопари……………...90

3.8. Похибки термоелектричних термометрів…………………………………93

3.9. Експериментальне визначення температур при зварюванні…………….96

3.10.Робота установки.Виконання експерименту…………………………..103

3.11. Про співвідношення теплових втрат електрода на конвекцію і випромінювання………………………………………………………………106

Висновки………………………………………………………………………..124

Перелік посилань……………………………………………………………….125

ВСТУП

Широке застосування електродугового зварювання в усіх його різновидах пред’являє підвищені вимоги стосовно стабільності процесу, його продуктивності та якості металу швів. Велике значення в цьому сенсі (наряду з іншими, не менш важливими факторами) відіграє тепловий стан електрода, яким виконується зварювання. Особливо це стосується плавкого електрода, який під час електродугового зварювання ще до розплавлення теплом дуги піддається інтенсивному нагріванню струмом, який проходить по ньому.

Саме висока температура, якої досягає плавкий електрод в процесі зварювання ставить фізичні межі збільшення струму, а отже й продуктивності процесу і його стабільності, як при ручному дуговому зварюванні, так і при механізованому.

В той же час експериментальні дослідження температури плавких електродів в процесі зварювання не привертають належної уваги дослідників через складність такого роду експериментів, особливо при механізованих способах зварювання, та через наявність стандартів і нормативів по довжині та допустимим величинам струму штучних (покритих) електродів для дугового зварювання. Такі стандарти, розроблені для застарілих типів електродів та архаїчних режимів зварювання, не підкріплені дослідженнями або розрахунками для новітніх зварювальних матеріалів (особливо високопродуктивних типів), стають певним гальмом на шляху всебічної інтенсифікації зварювального виробництва. Проблема потребує вирішення  або на шляху досліджень всіх нових типів електродів і режимів зварювання на предмет їх впливу на температурний стан електрода, або на шляху застосування універсальних методик розрахунків теплового стану електрода при різних режимах і способах його застосування.

Дослідження граничних властивостей всіх нових типів і марок електродів  надзвичайно непродуктивний шлях, але з іншого боку, не існує й загальновизнаної, достатньо точної методики розрахунку теплового стану .

1. НАГРІВАННЯ ПЛАВКОГО ЕЛЕКТРОДА ПРИ ДУГОВОМУ ЗВАРЮВАННІ

  - Електричне дугове зварювання

Електричне дугове зварювання. При електричному дуговому зварюванні, або коротко-дуговому зварюванні, нагрівання та плавлення металу здійснюється дуговим розрядом, який виникає між електродами. Енергію, необхідну для виникнення та підтримання дугового розряду, отримують від джерел живлення постійного або змінного струму. Широке практичне застосування має дуга прямої дії ( Рис. 1.1,а), яка горить між зварюваним металом та електродом. Для зварювання використовується теплота, яка виділяється в стовпі дуги і на електродах.

Рисунок 1.1 - Зварювальні дуги

Значно менше застосовується дуга опосередкованої дії , яка горить між двома електродами. В цьому випадку для розплавлення основного металу, який не включений в електричне коло, використовується теплота, яка виділяється при контакті зварюваної поверхні зі стовпом дуги, та теплота, отримана за рахунок випромінювання і конвекції. Зварювання дугою опосередкованої дії можна виконувати як з присадковим металом, так і без нього. Обмежене застосування дуги опосередкованої дії зумовлене її меншою ефективністю. Можливе використання комбінованої дуги, яка включається в зварне коло за схемою, показаною на (рис. 1.1, б), або по трифазній схемі (рис.1.1, в). В цьому випадку дуговий розряд виникає між електродами та основним металом.

Дугове зварювання можна виконувати неплавким та плавким електродами. Зварювання неплавким електродом здійснюють дугою прямої та опосередкованої дії. Шов утворюється за рахунок плавлення основного метала, або основного і присадкового металів. Матеріал електрода не приймає участі в утворенні шва, ККД дуги прямої дії досягає 0,3…0,4, ККД дуги опосередкованої дії – 0,2…0,3. [1]

При зварюванні плавким  електродом дуга горить між основним металом  і металевим стержнем заданого хімічного складу, що подається в зону дуги по мірі плавлення. В склад шва входить розплавлений основний метал та метал плавкого електрода – електродний метал, а в деяких випадках ще і присадковий метал.

В якості плавкого електрода використовують зварювальний (електродний) дріт круглого перетину, порошковий дріт, електродну стрічку та спеціальні електроди спеціальної форми. Живлення дуги здійснюється від джерела змінного та постійного струму прямої та оберненої полярності. В деяких випадках (наприклад при зварюванні на великих швидкостях декількома дугами) застосовують комбіноване живлення від джерел постійного та змінного струму.

В залежності від кількості електродів розрізняють зварювання одним, двома та трьома електродами. Можливе зварювання й більшою кількістю електродів. Зварювання при якому всі електроди приєднані до одного полюсу джерела живлення, називають двоелектродним (багато електродним) зварюванням, або зварювання здвоєним (строєним) електродом. Якщо кожен з електродів отримує незалежне живлення, процес отримує назву дводуговий (тридуговий).

Зварювання дугою прямої дії плавким електродом являється основним видом електричного зварювання плавленням, ККД дуги при цьому способі досягається 0,7-0,9.

Зварювання плавким електродом дугою прямої дії можна здійснювати без присадкового металу (рис.1.2, а), або з присадковим металом. Присадковий метал подають в зону зварювання вручну або механізмом в вигляді дроту або стрічки (рис.1.2, б), або вводять в зазор між зварюваними крайками (рис.1.2, в), у вигляді прутка, крошка, стружки и т.д.

Рисунок 1.2 -  Зварювання дугою прямої дії плавким електродом:

а – без присадкового металу;

б – з присадковим металом, котрий подається в зону дуги в процесі зварювання;

в – з присадковим металом, котрий вводиться між зварними кромками

Процес зварювання складається з ряду послідовних операцій, в результаті виконання яких формується шов. До цих операцій відноситься збудження та підтримання дугового розряду, маніпуляція електродом для придання шву потрібної форми і для направлення електрода вдовж осі з’єднання по мірі формування шва заданого перетину, припинення процесу. В залежності від того виконуються ці процеси вручну чи за допомогою спеціальних механізмів, розрізняють ручне напівавтоматичне та автоматичне зварювання.

При ручному зварюванні всі операції, необхідні для утворення шва, виконують вручну без застосування механізмів; електродами 250-450 мм – зварювання плавким електродом., або 200-300 мм – зварювання неплавким електродом. Для підведення струму до електрода призначений спеціальний держак. В процесі зварювання держак знаходиться в руці зварника.

При напівавтоматичному зварюванні плавким електродом механізована операція подачі електрода в зону дуги, для чого служить спеціальний подаючий механізм. Маніпуляції електродом, що виконуються для підтримання заданого  режиму, придання шву потрібної форми і пересування дуги вздовж зварюваних кромок, здійснюють вручну, або за допомогою найпростішого механізму, який рухається рукою. Зварювання здійснюють зварювальним дротом суцільного перетину або порошковим дротом, який подається з касети або безпосередньо з бухти. Струм підводиться через держак. Зварювальний дріт від подаючого механізму до держака в більшості випадків надходить через гнучкий шланг.

При автоматичному зварюванні операції збудження і підтримання дугового розряду здійснюються зварювальною головкою, а переміщення дуги (по мірі утворення шва заданого перетину) вздовж зварювальних крайок – зварювальним візком. Робочий не приймає безпосередньої участі в утворенні шва, а керує процесом за допомогою допоміжних пристроїв (пульт керування, коректор).

Автоматичне зварювання плавким електродом здійснюють в більшості випадків зварювальним дротом суцільного перетину діаметром 1-6мм. Дріт так як і при напівавтоматичному зварюванні, подається із спеціальної касети або бухти. Можливе використання порошкового дроту або стрічки. При автоматичному зварюванні забезпечується постійність режиму зварювання (сила струму, напруга, швидкість зварювання та ін.), що зумовлює однорідність якості шва по всій довжині. Автоматичне зварювання є менш мобільним, ніж напівавтоматичне та ручне зварювання, вимагає наявності спеціального обладнання і великої точності підготовки і складання деталей під зварювання, так як можливості зміни режиму зварювання по ходу в залежності  від відхилення величини зазору, кута розробка крайок и т. п. досить обмежені.

При зварюванні неплавким електродом в зв’язку з малими витратами електрода  в процесі зварювання  немає необхідності в механізації операції його подачі в зону дуги. Цю операцію легко здійснюють вручну. При напівавтоматичному зварюванні механізована тільки операція переміщення дуги вздовж зварюваних кромок.

При дуговому зварюванні здійснюється енергетична взаємодія металу зварювальної ванни, що знаходиться в розплавленому стані з киснем та азотом повітря, що призводить до зміни хімічного складу і погіршенню механічних, корозійних та інших властивостей металу шва. Тому виникає потреба в захисті зони зварювання від навколишнього середовища.

Широке застосування знаходить захист зони зварювання за допомогою спеціального складу, який наноситься на поверхню електродного дроту (покритий електрод), (рис.1.3, а), чи такого, який вводять в середину пустотілого або маючого спеціальну форму електрода (рис.1.3, б і в). Останній називають порошковим дротом. Роль покриття зводиться до захисту зони зварювання від оточуючого повітря, легуванню метала шва корисними елементами (а інколи і видаленню з зварювальної ванни шкідливих домішок ) та стабілізації дугового розряду.[2]

Рисунок 1.3 - Електроди зі спеціальним складом, який наноситься на поверхню електродного стрижня (а) чи розташованим в середині спеціального пустотілого електродного стрижня (б і в)

При зварюванні покритим електродом покриття 2, яке розплавляється по мірі плавлення стержня 1, в залежності від складу утворює газовий або газошлаковий захист 3, ізолюючий зону дуги і зварну ванну 4 і формування шва 5. Розплавлене покриття спливає на поверхню і після охолодження утворює шлакову корку 6. (Рис 1.4)

Рисунок 1.4 - Зварювання покритим електродом. Напрямок зварювання вказаний стрілкою

При ручному зварюванні для забезпечення можливості підводу струму до електродного стержня на один з його кінців на довжині 20-35 ммм покриття не наносять. Покритий електродний дріт для автоматичного зварювання має спеціальну конструкцію, яка забезпечую підведення до неї струму.

Широке застосування при автоматичному зварюванні знаходить захист зони зварювання гранульованим покриттям – флюсом (рис.1.5).

Рисунок 1.5 - Зварювання під флюсом. Напрямок зварювання вказаний стрілкою

При цьому способі флюс 1 подається в зону дуги окремо від голого електродного дроту 2. Флюс здійснює головним чином шлаковий захист. Дуга горить між електродом і основним металом в пузирі 3, утвореному парами та газами, що виділяються в стовпі дуги. Стовп дуги з усіх сторін оточений шаром флюсу товщиною 30-50 мм. Під дією теплоти, яку виділяє дуга, плавляться крайки зварюваного металу, електродний дріт і частина флюсу прилягаючого до зони дуги, і утворюється зварювальна ванна 4.

По мірі віддалення дуги здійснюється кристалізація зварювальної ванни і формування металу шва 5, який поєднує зварювані деталі. Нерозплавлена частина флюсу може бути використана повторно. Витрати флюсу по масі приблизно однаковий з витратами електродного дроту [3].

При зварюванні плавким електродом роль флюсу в основному зводиться  до захисту зварювальної ванни і забезпеченню якості металу шва. Захист зони дуги флюсом використовується і при напівавтоматичному зварюванні.

Рисунок 1.6 - Зварювання в захисних газах. Напрямок зварювання вказаний стрілкою

При зварюванні з газовим захистом (рис.1.6) зона зварювання оточена газом 1, котрий подається під невеликим збитковим тиском з сопла 2. Газовий захист здійснюється при зварюванні плавким і неплавким електродом. Роль газу зазвичай зводиться в основному до фізичної ізоляції зварювальної ванни від оточуючого повітря. В якості захисної середи служать інертні і активні гази та їх суміші [4], [5].

  - Нагрівання електрода струмом

Проблема нагрівання електродів внаслідок проходження електричного струму найбільш докладно й ретельно розроблена М.М. Рикаліним [9]. Ці розробки ґрунтуються на наступних фактах: електрод нагрівають два джерела тепла: зосереджене джерело – зварювальна дуга, що вводить тепло через пляму нагрівання на робочому торці електрода, та розподілене по об’єму  джерело – тепло, яке виділяється електричним струмом по закону Джоуля-Ленца по всій довжині електродного стрижня від контакту який підводить струм до дуги. Електрод втрачає тепло з каплями розплавленого металу, які переходять на виріб, а також охолоджується внаслідок віддачі тепла в навколишнє середовище через бокову поверхню. На контактному опорі між електродом і держаком виділяється деяка кількість теплоти, але його при розрахунках можна не враховувати.

Тепло дуги нагріває безпосередньо тільки ділянку на торці електрода довжиною не більш ніж 10 мм. Весь електродний стержень нагрівається струмом. Коли густина струму і час нагрівання малі, нагрівання струмом незначне. При великих значеннях густини струму нагрівання електрода струмом треба враховувати.

Введемо наступні умовні позначення: діаметр електродного стержня d1 см; середній діаметр покриття d2; зовнішній діаметр покриття d3; (рис 1.9); товщина покриття ; площа поперечного перерізу стержня см; питомий опір електрода ρ ом см; об’ємна теплоємність металу стержня cγ кал/см3 0С; об’ємна теплоємність покриття c2 γ2; коефіцієнт тепловіддачі поверхні покриття в навколишнє середовище a3 кал/см2 сек0C; струм Ia; густина струму а/см2; середня по поперечному перерізу температура електродного стержня, котра змінюється в часі Т(t); початкова температура рівна температурі навколишнього середовища Т0; температура внутрішньої на зовнішньої поверхонь покриття Т1(t) та Т3(t); при нагріванні . Деякі досить невеликі відхилення температури від постійної по довжині електрода залежать тільки від відхилень діаметра дроту, від нерівномірності нанесення покриття, від контактного опору в держаку і теплопровідності в нього.

Для розрахунку будемо вважати, що весь стержень нагрівається током однаково по всій довжині [6].

Рисунок 1.7 - Розподіл температури по поперечному перетину електрода з покриттям

При нагріванні такого металевого провідника з ізольованим шаром температура по поперечному перерізу розподілена нерівномірно (рис 1.7).

Перепад температури по перетину металевого стержня незначний, за рахунок великої теплопровідності металу, а також за рахунок вирівнюючого впливу теплового поверхневого ефекту (витіснення струму в менш нагріту частину перетину) та при змінному струмі – електромагнітного поверхневого ефекту. На практиці застосовують електродні стрижні діаметром d < 12 мм ця нерівномірність настільки незначна, що при розрахунках нею можна знехтувати.

Перепад температури T1 – T3 між зовнішнім та внутрішнім шаром покриття більш значний і при високих густинах струму може досягнуть 50-1000С. Так як температура при цьому досягається 500-7000, то вплив перепаду температур в шарі покриття зручно врахувати зниженням розрахункового коефіцієнту тепловіддачі a3.

Тепловий баланс процесу. В процесі нагрівання електрода струмом тепло Q, яке виділяє струм в металевому стержні, витрачається на підвищення температури стержня Q1, та шару покриття Q2, і втрачається через бокову поверхню в навколишнє середовище Q3.

Миттєвий тепловий баланс

Q = Q1 + Q2 + Q3                                                      (1.1)

віднесений до одиниці довжини електрода. Кількість тепла Q  в кал/см, яке виділяє струм в стрижні, за законом Джоуля-Ленца дорівнює

Q =                                                           (а)

Підвищення Q1 тепловмісту стержня пропорційно його теплоємності  c1 γ1 і миттєвій швидкості нагрівання .

(б)

Підвищення тепловмісту Q2 шару покриття

(в)

Віддача Q3 бокової поверхні електрода

(г)

Рівняння миттєвого теплового балансу (1.1) після підстановки виразів (а) – (б) і скорочень матиме вигляд:

(1.2)

Віднесемо рівняння (1.2)до одиниці об’єму стержня та введемо наступні спрощення, засновані на тому, що середня температура шару покриття  T2 мало відрізняється від температури електрода T1.

Перепад температури T3 – T0 між зовнішньою поверхнею покриття та повітрям, замінимо перепадом T1 – T0 між стержнем та повітрям;

дійсне значення коефіцієнта тепловіддачі  замінимо відповідно пониженим значенням . Швидкість нагрівання покриття  замінимо швидкістю нагрівання стержня . Замість c1 γ1 та c2 γ2  введемо деяке усереднене значення , віднесене до об’єму електродного стержня.

(1.3)

Очевидно, що > c1 γ1. Відмітимо, що j = I/F і

Тоді рівняння теплового балансу електрода (1.2) прийме вигляд

(1.4)

Рівняння (11.4) можна представити у вигляді

W1 = W – W3,                                                (1.5)

де    - об’ємна інтенсивність виділення тепла током в кал/см3сек;

- об’ємна інтенсивність тепловіддачі бокової поверхні в кал/см3сек;

об’ємна інтенсивність накопичення тепла в електроді в кал/см3сек;

В диференційному рівнянні нагріву (1.4)  коефіцієнти  та  залежать від температури; їх можна вважати постійними лише при розрахунку в невеликому інтервалі температур (не більше 1000С). [6]

Розрахунок нагрівання електрода чисельним методом. Процес нагрівання електрода можна розрахувати чисельним методом. Всю різницю температур від початкової до кінцевої ділять на невеличкі ділянки  (не більше 50 – 100о); для кожного з них обирають свої усередненні значення  та . За рівнянням (1.4) розраховують середню швидкість  на даному проміжку, а по швидкості нагрівання визначають час, необхідний для заданого підвищення  температури електрода.

Рисунок 1.8 - Температура нагрівання голого маловуглецевого електрода діаметром  в залежності від часу для різних густинах  струму  а/мм2

В результаті чого по цьому методу отримана залежність температури оголеного електрода з маловуглецевої сталі від часу нагрівання при різних густинах струму (рис 1.8), а також залежність складових теплового балансу від температури (рис 1.9). Штрих-пунктирною лінією зображена інтенсивність W, виділення тепла током при густинах струму 7,10 та 15 а/мм2, що відповідає нагріву електрода без тепловіддачі. Суцільними лвніями показана інтенсивність W3, тепловіддачі бокової поверхні при діаметрах електрода 4, 6, та 10 мм, а пунктиром  - інтенсивність підвищення тепловмісту W1 = W – W3, для електрода діаметром 6 мм при густині струму 10 а/мм2.

Рисунок 1.9 Інтенсивність виділення тепла  струмом, тепловіддачі  бокової поверхні і накопичення тепла  в залежності від температури для маловуглецевих електродів.

Перетин кривих  W  і W3 відповідає стаціонарному стану процесу; температура цієї точки є граничною, вище якої електрод нагріватися не може, так як все виділення тепло W  витрачається компенсації теплових втрат W3, в навколишнє повітря.  Так, наприклад, електрод діаметром 4 мм, при густині струму 10 а/мм2  може нагріватися до температури 900о. Чим менше діаметр електрода, тим менше він нагрівається і тим нижча гранична температура його нагрівання при однаковій густині струму (рис 1.8). З підвищенням густини струму швидкість нагрівання електрода значно підвищується, так як вона пропорційна j2. Чим більше густина струму, тим більша гранична температура нагріву, і тим швидше вона досягається. З підвищенням густини струму менше відчувається вплив діаметра електрода на його нагрівання, так як зміна діаметра мало змінює тепловіддачу W3, порівняно з великою кількістю теплоти W, яка виділяється при підвищених густинах струму.

Рисунок 1.10 Порівняльні криві нагріву електродів з маловуглецевої сталі діаметром 6 мм: голого () і з шлакоутворювальним покриттям.

Особливості нагріву електрода з покриттям пов’язані з накопиченням тепла в шарі покриття. Перепад температур  в шарі покриття залежить від температури нагріву : Чим вона вище, тим перепад більше. Чим швидше нагрівається металевий стрижень електрода, тем більше перепад, так як малотеплопровідний шар покриття не встигає прогріватися до температури стрижня (Рис 1.10). Тому при однаковій густині струму металевий електрод з покриттям нагрівається повільніше, чим голий електрод. Перепад температур  при нагріванні стрижня до 9000 для практично застосованих електродів не перевищує 1000 [7], що показали досліди по практичному вимірюванню температури електрода термопарами (Рис 1.11)

Рисунок 1.11 Нагрів струмом і дугою та швидкість розплавлення електрода діаметром 6 мм з маловуглецевого стального дроту з покриттям ОММ-5 (а, б і г), нагрів струмом і швидкість розплавлення електрода з хромонікелевого стального дроту діаметром 6,2 мм з покриттям Б-0 (в і д) при різних густинах струму [8].

1.3 Наближений розрахунок процесу нагрівання електрода струмом

В найбільш цікавому для практики нагріву електрода проміжку температур від 0 до 800о, можна як показали дослідницькі дані, представити залежність від температури T питомого опору маловуглецевого стального дроту та коефіцієнтів теплофізичних властивостей   і  простими наближеними виразами                                                                            (1.6)

де A, D1, m – постійні, визначені дослідним шляхом. Для поширених типів електродів значення постійних приведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

| Тип електрода |  | Рід струму | A | D1 oC | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дріт | Покриття |  |  |  |  |
| Маловуглецева | Крейдове | Постійний Змінний | 3,1 3,7 | 240 300 | 2,65 2,65 |
|  | ОММ-5 і УОНИ-13 | Постійний Змінний | 2,4 2,7 | 200 240 | 2,5 2,5 |

Підставимо ці наближені значення в рівняння теплового балансу (1.4), отримаємо

Введемо позначення

(1.7)

тоді

(1.8)

Таким чином, залежність швидкості нагріву стержня від температури представлена тричленом другого ступеня.

Інтегрування диференційного рівняння (1.8) не викликає труднощів, так як в ньому відокремлюються змінні

(а)

Дріб в правій частині рівняння (а) розкладемо на суму простих

(б)

Коефіцієнти С1 і С2 визначимо з рівняння

(в)

Яке повинно тотожно задовольнятися при будь-яких значеннях змінної Т. Прирівнюючи окремо до нуля коефіцієнти при першому та нульовому ступенях Т, отримаємо

;                                 ,                         (г)

звідси

;                             .                     (д)

Підставимо вирази (д) в (а) і (б), тоді

(е)

Інтегруємо рівняння (е) частинами

;                                          (ж)

Довільну постійну С визначимо із початкових умов, відомо що в початковий момент t=0 температура електродного стержня Т дорівнює температурі То навколишнього середовища, Т(0)=Т0.

Тоді постійна :

;                                  (з)

і рівняння (ж) нагріву електора прийме вигляд

(1.9)

Позначимо коефіцієнти біля t

(1.10)

потенціюємо почленно рівняння (12.4) та змінимо знаки обох частин, тоді

(1.11)

Коефіцієнти при показниковій функції є постійна величина, яка залежить від початкової температури То. Знайдемо граничну температуру нагріву Тгр, котра наступає при безкінечно довгій дії струму, т.е. при . При цьому дві частини рівняння (1.10) прямують до безкінечності, а знаменник ліваї частини – до нуля, звідси гранична температура нагрівання, враховуючи вираз (1.11)

(1.12)

Розрахунки процесу нагрівання електродів за рівнянням (1.11) спрощуються номограмою (рис 1.12), котра пов’язує наступні критерії процесу: Безрозмірну температуру нагріву Т/D1, безрозмірну граничну температуру Тгр/D1, та безрозмірний час nt.

Рисунок 1.12 -  Номограма для розрахунку нагріву струмом електрода з маловуглецевого стального дроту [9].

  - Розплавлення електрода.

Тепловий баланс процесу. Тепло, яке вводиться в електрод дугою, витрачається на прогрівання і розплавлення металу електрода і на прогрів його до середньої температури крапель Tк, котрі переходять з електрода в ванну на основний метал.

Кількість тепла, яке вводиться дугою в метал електрода qел, за одиницю часу, є частиною повної електричної потужності дуги UI.

(1.13)

де  - ефективний ККД процесу нагріву електрода дугою. Це тепло витрачається на підвищення тепловмісту електрода від температури його нагріву струмом Tстр до середньої температури Tк крапель, що відриваються . Витрати тепла за одиницю часу на нагрів металу від Tстр до Tк, має вигляд

(1.14)

де  і  тепловміст металу голого дроту при температурах Tк і с, або віднесені до одиниці ваги стержня тепловмісту металу і шару покриття в кал/г;  - швидкість розплавлення електрода в см/сек, F – площа поперечного перетину стержня в см2,  - питома вага в г/см3.

Прирівнюючи кількість тепла (1.13), яке вводиться дугою, витратам тепла (1.14) на розплавлення металу, отримаємо рівняння процесу розплавлення електрода.

(1.15)

Продуктивність розплавлення. В рівнянні (1.15)  представляє миттєву продуктивність розплавлення електрода в г/сек

(1.16)

Середню продуктивність розплавлення електрода за проміжок часу t визначають з досліду: різниця між вагою металу електрода до і після плавлення, поділена за виміряний час, дає продуктивність розплавлення.

Миттєва продуктивність за час розплавлення електродного стержня не є величина постійна. Тепло дуги підвищує тепловміст метала електрода від  до . По мірі зростання температури Tстр підігріву електрода струмом тепловміст  підігрітого металу зростає, а різниця тепловмісту - зменшується; тому при постійній потужності дуги, постійному ефективному ККД  та постійному середньому тепловмісту крапель  швидкість  і продуктивність  розплавлення збільшуються. Представимо рівняння (1.15) у вигляді

(1.17)

Якщо ліва частина рівняння (1.15) або (1.17) зостається постійною, а  зростає, то  і  будуть зростати. При дослідах зростання швидкості розплавлення, зумовлене нагрівом стержня струмом, перевіряють таким чином: розділяють електрод по довжині на рівні ділянки довжиною 50-100 мм, визначають довжину кожної ділянки і розраховують відповідні швидкості.

Коефіцієнт розплавлення. Досліди показують, що якщо електрод нагрівається струмом в значній мірі, середня продуктивність розплавлення  в першому наближенні пропорційна струму. Продуктивність розплавлення, віднесену до одиниці струму, називають коефіцієнтом розплавлення.

г/а сек =   г/а год                              (1.18)

При ручному зварюванні коефіцієнт розплавлення знаходиться в межах  від 5 до 14 г/а год, при автоматичному зварюванні   - під флюсом – від 13 до 23 г/а год.

Визначимо  з рівняння (1.17) і підставимо в вираз (1.18), тоді отримаємо зв'язок коефіцієнта розплавлення з іншими параметрами цього процесу.

(г/а год)                                   (1.19)

Великий вплив на  має підігрів електрода струмом. Чим вище температура нагріву електрода Tстр або його тепловміст  , тим більше при інших однакових умовах  миттєва швидкість   або пропорційна їй миттєва продуктивність  плавлення електрода. З підвищенням густини струму температура електрода і миттєва швидкість його плавлення швидко зростають. Наприклад при діаметрі електрода 6 мм і j=18 a/мм2 електрод до кінця розплавлення ділянки 325 мм нагрівається до 1100-1200о.

Найбільша температура нагріву струмом електрода заданої довжини l залежить від коефіцієнта розплавлення . Чим більше середнє значення  за час розплавлення, тим скоріше плавиться електрод, і тим нижче при інших однакових умовах буде кінцева температура наприкінці плавлення.

Якщо наприкінці розплавлення електрода температура підігріву струмом значно підвищується, наприклад до 600-700о, середній за весь час розплавлення коефіцієнт  може зростати на 15-20% порівняно з  при нагріванні до 100-150о. При більшому нагріванні електрода  продовжує зростати, але зростають втрати на розбризкування, тому коефіцієнт наплавлення  суттєво знижується.

Нерівномірність розплавлення. Коефіцієнт нерівномірності розплавлення  являє собою відношення найбільшої миттєвої швидкості або продуктивності  плавлення електрода наприкінці миттєвої швидкості   або продуктивності  плавлення на початку процесу.

(а)

Цей коефіцієнт збільшується при збільшенні густини струму.

Коефіцієнт нерівномірності розплавлення залежить від температури, до якої нагрівається електрод наприкінці його розплавлення.

Миттєва швидкість на початку плавлення, коли температура електрода дорівнює початковій, , виражається з рівняння (1.15)

(б)

Миттєва швидкість наприкінці плавлення при

(в)

Звідси коефіцієнт нерівномірності (якщо вважати, що  є постійним за час плавлення електрода)

(1.20)

Якщо прийняти, що тепловміст крапель  не змінюється при нагріванні електрода, то коефіцієнт нерівномірності тим більше, тим вище найбільша температура  нагрівання електрода наприкінці його плавлення.

Для отримання валика однакового перетину при рівномірній швидкості  переміщення електрода потрібно, щоб коефіцієнт нерівномірності розплавлення був наближений до одиниці. Якщо нерівномірність розплавлення значна, то для отримання валика однакового перетину необхідно в процесі зварювання збільшувати швидкість переміщення електрода, а це в свою чергу може призвести до нерівномірного проплавлення основного металу.

Значне нагрівання електрода збільшує нерівномірність плавлення. Коефіцієнт нерівномірності розплавлення не повинен перевищувати 1,3, що звичайно і забезпечується вибором густин струму, що застосовують на практиці. При розплавленні електрода діаметром 4 мм струмом 150 а ( j=12 а/мм2 ) коефіцієнт нерівномірності розплавлення для крейдових електродів складає у середньому 1,3, а для електродів з покриттям різних марок – від 1,0 до 1,1.

  - Нагрів електродного дроту струмом.

При автоматичному зварюванні електродний дріт розплавляється зі швидкістю  см/сек, близькою до швидкості непереривної подачі дроту. Підтримка рівності цих швидкостей і тим самим довжини дуги представляють основну задачу автоматичних регуляторів зварювальних головок. Виліт електродного дроту – кінцева його ділянка довжиною l см від струмоподаючого контакту до дуги знаходиться під струмом. До цієї ділянки подається з бухти дріт з початковою температурою . Знаходячись під дією струму на шляху від контакту до дуги за час  сек, дріт поступово нагрівається і поступає до дуги з температурою підігріву струмом . На досить короткій ділянці, безпосередньо межуючого з дугою, дріт також нагрівається теплом дуги до температури  на кінці електроду.

Температурне поле в дроті будемо відносити до рухомої системи координат OX з початком, співпадаючим з торцевим перетином електрода, котрий оплавляється дугою. При уставленому стані процесу, при постійній швидкості подавання дроту і постійному струмі I та напрузі U розподілення температури в вильоті дроту є постійним. На початку горіння дуги, а також внаслідок неминучих при зварюванні відхилень режиму від середніх значень, температура може відрізнятися від установленої, але ці відхилення, які спричинені перехідними процесами вирівнювання температури, не мають суттєвого практичного значення.

Стала температура  на вильоті електрода від нагріву струмом і дугою будемо розглядати як суму температур  нагріву струмом і температури   нагріву дугою, які визначимо окремо. Температуру  розрахуємо в припущенні , що дріт, який поступає до контакту з температурою , нагрівається струмом I. Температуру  розрахуємо вважаючи, що тепло розповсюджується в стержні рівномірно на ділянці  рівною температурі торця дроту, при нагріванні тільки струмом. В дійсності тепло дуги підвищує температуру вильоту, і в наслідок підвищення питомого опору, який підвищує роботу струму на цій ділянці. Місцева взаємодія процесу розповсюдження тепла дуги і процесу нагріву дроту струмом не враховується.

Температура нагріву струмом. Як показують попередні розрахунки, розподіл по довжині вильоту температури , викликаної нагрівом струмом, близький до лінійного. Поправлення, яке вноситься тепловмістом в тепловому балансі будь-якого елементу  довжини вильоту, незначне в порівнянні з кількістю тепла, яке виділяє струм. Тому процес нагріву вильоту дроту струмом можна в першому наближенні розрахувати, нехтуючи впливом теплопроводності.

Виділимо елемент об’єму дроту . Згідно з запропонованим припущенням, цей елемент об’єму не може обмінюватись теплом через грані. В елементі об’єму виділяється тепло від роботи струму, його бічна поверхня обмінюється теплом з навколишнім середовищем (повітрям або флюсом). При цих припущеннях процес нагріву струму елементу об’єму рухомого електродного дроту, який переміщується за час  від контакту, до торця, який оплавляється, принципово не відрізняється від процесу нагріву струмом нерухомого елемента об’єму електродного дроту за той же проміжок часу. Зміна температури  рухомого елементу об’єму дроту можливо розрахувати методами, розвиненими для розрахунку нагріву струмом електродних дротів – чисельним або наближеним. Тоді розподіл температур по довжині вильоту виражається [9].

(1.21)

1.6 Вплив попереднього підігрівання дроту на режим і процес газоелектричного зварювання

З метою підвищення продуктивності дугового зварювання плавленням знаходить все більше застосування підігрівання електродного дроту.

Із збільшенням вильоту електродного дроту дуга горить нестабільно в результаті зміни її довжини і нерівномірності швидкості плавлення дроту, що пов’язане з коливанням її на вильоті. Останнє в свою чергу призводить до зміни зварювального струму і незадовільному формуванню шва. Тому, цікаво проаналізувати вплив попереднього підігріву електродного дроту від окремого джерела живлення, на деякі режими зварювання і характер переносу метала.

Досліди проводились стосовно газоелектричного зварювання в аргоні і в суміші  та  дротом Св-06Х19Н9Т діаметром  мм. Джерелом живлення слугував низьковольтний трансформатор  з жорсткою характеристикою потужністю 4 кВт і границями регулювання напруги вторинної обмотки 2-8 в. Температуру електродного дроту, що переміщався визначали фотоелектричним пірометром.

На виході з верхнього наконечника температура електродного дроту  0С. По мірі просування дроту до нижнього наконечника, котрий являється контактом струму підігріву і зварювального струму, температура його різко збільшується і може досягати температури плавлення. Останнє залежить від струму підігріву, діаметра, швидкості подавання дроту, і його фізичних властивостей, головним чином від питомих опору та теплоємності.        Як показали досліди, оптимальна температура підігріву електродних дротів з нержавіючих сталей на виході з нижнього наконечника, яка забезпечує високу стабільність зварювання і добре формування шва, складає 700-1000оС.

Установлено, що чим більше струм підігрівання, тим вище температура попереднього підігрівання дроту між струмопідводом пальника, тим менше зварювальний струм і більше швидкість плавлення електродного металу. Це дає змогу виконувати зварювання на підвищених швидкостях подачі електродного дроту при збереженні оптимального зварювального струму. Так при зварюванні електродним дротом Св-06Х19Н9Т діаметром 2 мм на струмі 320 а швидкість подачі електродного дроту складає 320 м/год, а не підігрітого 165 м/год.

На температуру підігрівання електродного дроту значно впливає довжина ділянки між контактними наконечниками струмопідводів, і струм підігрівання, котрі обираються в залежності від діаметра дроту.

Вплив струму підігрівання на зварювальний струм визначали при наплавленні на пластини з нержавіючої сталі Х18Н10Т дротами діаметрами 1,6, 2 і 3 мм на зворотній полярності. З збільшенням струму підігрівання при постійній довжині ділянки нагрівання і швидкості подачі електродного дроту зварювальний струм може бути зменшений на 100-150 а в порівнянні з зварюванням без попереднього підігрівання. Разом з зниженням зварювального струму спостерігається видовження стовпа дуги. Тому при зварюванні попередньо підігрітим дротом для забезпечення стабільності процесу і гарного формування шва слід зменшити напругу на дузі на 1,5 – 2 в.

Зміну характеру переносу металу оцінювали по критичному струму при зварюванні попередньо підігрітим дротом діаметром 1,2, 1,6, 2, и 3 мм. З таблиці 1 видно, що критичний струм на 30-50 а менше, ніж для не підігрітої, що дозволяє розширити діапазон робочого струму і виконати зварювання дротом великого діаметру при меншій напрузі на дузі.

Відомо, що при зварюванні плавким електродом в аргоні і його сумішах характер переносу металу змінюється при збільшенні зварювального струму і напруги на дузі.

Таблиця 1.2

| діаметр дроту, мм | Критичний струм (а) для |  |
| --- | --- | --- |
|  | Підігрітого дроту | не підігрітого дроту |
| 1,2 | 180 | 210 |
| 1,6 | 210 | 240 |
| 2,0 | 230 | 280 |
| 3,0 | 300 | 350 |

Таблиця 1.3

| Iзв, а | Uд, в | Iпод, а | Характер переносу металу |
| --- | --- | --- | --- |
| 360 340 320 300 | 23,0 23,5 24,0 24,5 | 160 180 200 220 | Дрібнокрапельний Дрібнокрапельний з переходом в струменевий Струменевий Струменевий при подовженій дузі П р и мі т к а. Зварювання виконували дротом Св-06Х19Н10Т, d=2мм, м/год, м/год, QAr = 20 л/хв. |

При зварюванні попередньо підігрітим електродним дротом характер переносу металу може змінюватись в результаті збільшення підігрівання дроту. Результати наведено в таблицях 1.2 та 1.3.

Слід відмітити, що при зварюванні попередньо підігрітим дротом зберігаються такі ж  закономірності переносу металу, що і при використанні не підігрітого дроту, - крупнокрапельний, дрібнокрапельний  та струменевий. Але він досягається при меншому струмі і напрузі на дузі [10].

2.Розробка математичної моделі нагрівання електрода на підставі рівняння теплового балансу

2.1 Розрахункова схема нагрівання

Всі випадки нагрівання присадкового металу можна розділити на два типи (дві схеми) в залежності від типу подачі присадкового металу в дугу (штучний електрод чи електродний дріт):

а) штучний електрод: присадковий стержень обмеженої довжини, місце підводу струму фіксоване, на протилежному від дуги кінці стержня (ручне дугове зварювання покритим електродом);

б) електродний дріт: присадковий стержень необмеженої довжини, при цьому він рухається відносно місця підводу струму (механізоване зварювання плавким дротом).

Розвиток теплових процесів у присадковому металі, особливо в зв’язку з проходженням через нього зварювального струму досить значної величини, може мати суттєве значення для формування якісного зварного шва.

Для електродів з покриттям термічний цикл в них може впливати на властивості покриття, на якість захисту покриттям зони зварювання, на хімічні реакції в покритті, на температуру металевої серцевини електрода в момент початку плавлення її дугою, а відтак, на продуктивність розплавлення електрода взагалі. Нагрівання електрода струмом по мірі його розплавлення приводить до збільшення швидкості плавлення його дугою, наслідком чого стає збільшення ширини шва. Для компенсації цього явища потрібно синхронно збільшувати швидкість зварювання, що вимагає відповідної кваліфікації зварника. Крім того, в несприятливих умовах експлуатації електрод може бути перегрітий настільки, що обмазка відпаде від нього раніше, ніж він буде розплавлений дугою і, таким чином, будуть зіпсовані і електрод, і зварний шов.

Особливого значення набуває досягнута електродом температура при наплавленні. У випадку досить високої досягнутої температури, в покритті можуть відбутись небажані хімічні взаємодії між легуючими компонентами, що може привести до значних відхилень хімічного складу наплавленого металу від прогнозованого [11].

Плавкий дріт при механізованому зварюванні менше залежить від впливу на нього власного термічного циклу, але й тут надмірне перегрівання, яке може статись при нехтуванні термічним циклом присадкового металу, має свої негативні наслідки. Це може бути неякісне формування наплавленого валика, нестійке горіння дуги, або переривання дугового процесу взагалі, у випадку, якщо дріт розплавляється струмом раніше, ніж потрапляє в зону горіння дуги.

2.2 Штучний електрод  стержень обмеженої довжини з фіксованим струмопідводом

Відділимо окремо нагрівання електрода струмом, який по ньому проходить, і нагрівання торця теплом дуги. Відповідно до правила суперпозиції (накладення) результати обох процесів, там де вони перетинаються, просто сумуються і дають загальну картину. При цьому, для схеми нагрівання дугою початковою будемо вважати температуру підігрівання електрода струмом, бо саме з такою температурою чергова порція електроду досягає місця де її розплавляє дуга.

Рисунок 2.1 Нагрівання покритого електрода при зварюванні:

а) схема процесу; б) епюра приросту температури від нагрівання електричним струмом; в) епюра приросту температури від тепла дуги.

В процесі виконання зварного шва електрод весь час нагрівається струмом, віддаючи частину тепла в навколишнє середовище. При незначних розмірах і масі електрода тепловіддача з його бокової (циліндричної) поверхні може сягати досить високих значень.

2.3 Нагрівання штучного електрода зварювальним струмом

Електричний струм, власне, проходить по внутрішній металевій частині електрода  стержню (див. Рисунок  а). Проходження електричного струму викликає рівномірне, по об’єму провідника, виділення теплоти. Частина цієї теплоти розсіюється в навколишнє середовище, а залишок спричиняє підвищення температури стержня (див. Рисунок  б). Знайдемо можливе збільшення температури стержня при проходженні електричного струму. Для цього складемо рівняння миттєвого теплового балансу (в нескінченно малих приростах  диференційне):

(2. 1)

де:  – накопичення теплоти в тілі електрода (баланс);

– теплота Джоуля-Ленца, яка виділяється в металевій частині (стержні) електрода при проходженні електричного струму (прибутки);

– віддача теплоти в навколишнє середовище із зовнішньої поверхні електрода (видатки).

Кожне зі складових рівняння (9.1) може бути знайдене за своєю методикою. Знайдемо їх:

1.

Зауважимо для початку, що електрод складається з двох різнорідних частин: металевої серцевини (стержня) і обмазки, яка являє собою напресовану на стержень оболонку з суміші порошкоподібних матеріалів (природні мінерали, феросплави ін.), розведених “рідким склом” силікатом натрію. Таким чином, накопичення теплоти тілом електрода буде складатись з двох частин: теплота, накопичена стержнем () і теплота, накопичена обмазкою ():

(2. 2)

В будь-якому тілі відомих розмірів, накопичення деякої кількості теплоти визначає залежність:

(2. 3)

де:  – об’ємна теплоємність матеріалу;

об’єм тіла;

– приріст температури.

Застосуємо залежність (2. 3):

а) до електродного стержня:

об’єм стержня визначимо як об’єм циліндричного тіла (добуток площі основи на висоту):

(2. 4)

де:   площа перерізу стержня електрода;

довжина електрода.

Тоді прибуток тепла в стержні буде:

(2. 5)

де:   об’ємна теплоємність металу електродного стержня;

б) до обмазки електрода:

об’єм обмазки визначимо аналогічним чином, не забуваючи, що вона по формі теж циліндр, але площа основи цього циліндра являє собою кільце, розмір якого визначається різницею радіусів електрода () і стержня () (див. Рисунок а).

Отже, прибуток тепла в обмазці буде:

(2. 6)

де:   об’ємна теплоємність матеріалу обмазки.

Тепер визначимо накопичення теплоти в тілі електрода скориставшись залежностями (2.2), (2.5) та (2.6):

(2. 7)

або:

(2. 8)

Вираз (2.7) може бути спрощений, якщо скористаємось рекомендацією [11] і приймемо деяке однакове (усереднене) значення об’ємної теплоємності і для металу стержня, і для матеріалу обмазки, при цьому віднесемо його лише до об’єму стержня:

(2. 9)

Враховуючи фактичні розміри електродів і типовий склад обмазки це середньозважене значення об’ємної теплоємності () можна, в наближених розрахунках, прийняти на 10...15 % меншим від об’ємної теплоємності металу стержня.

З виразу (2.9) знайдемо:

(2. 10)

Після підстановки виразу (2.10) у рівняння (2.8) отримаємо залежність для накопичення теплоти в електроді:

(2. 11)

2.

Для визначення кількості теплоти, яка виділяється при проходженні електричного струму по електроду, застосуємо (як і для будь-якого іншого провідника) закон Джоуля-Ленца:                                          (2. 12)

де:  – струм в провіднику, [А];

– опір провідника, [Ом];

– час, на протязі якого проходить електричний струм, [с].

Струм в електроді, для зручності подальших викладок, представимо добутком його густини () та площі поперечного перерізу струмоведучої частини (металева серцевина) ():

(2. 13)

Опір електрода визначимо ґрунтуючись на розмірах електрода та на фізичних властивостях матеріалу металевої серцевини:

(2. 14)

де:  – питомий електричний опір матеріалу стержня;

площа перерізу струмоведучої частини (стержня).

Очевидно, що за нескінченно малий час  струм, який протікає по електроду, спричинить і нескінченно малий приріст теплоти:

(2. 15)

Тепер вираз (2.15) наповнимо фізичним змістом рівнянь (2.13) та (2.14) і одержимо миттєвий приріст теплоти:

(2. 16)

або після скорочень:

(2. 17)

Для того, щоб мати можливість знайти температуру, яка виділяється в навколишнє середовище нагрітим електродом, слід пам’ятати про вільне охолодження стержня. Тож, якщо початкові умови:

а) стержень має строго циліндричну форму, причому ;

б) початкова температура всіх точок стержня в початковий момент часу відома, причому вона однакова по всьому об’єму стержня, тобто: в момент часу , ;

в) температура середовища відома, позначимо її ;

г) тепловіддачею з торцевих (кругових) граней стержня нехтуємо;

д) теплофізичні властивості () матеріалу стержня відомі, причому вони приймаються незалежними від температури ().

Обчислення теплових потоків проводиться наступним чином:

Втрата теплоти тілом стержня (в нескінченно малих приростах):

(2. 18)

де:   об’ємна теплоємкість матеріалу стержня;

– об’єм стержня.

Тепловіддача з поверхні стержня в навколишнє середовище обчислюється за правилом Ньютона (теж в нескінченно малих приростах):

(2. 19)

де:   поточна температура стержня;

температура оточуючого середовища;

коефіцієнт повної поверхневої тепловіддачі;

площа поверхні стержня.

Складемо рівняння теплового балансу, виходячи знову з тієї незаперечної умови, що все тепло, яке покидає тіло стержня надходить у навколишнє середовище тепловіддачею з його поверхні (неважливо, чи радіаційною тепловіддачею (випромінюванням), чи конвекційною):

(2. 20)

Об’єм стержня визначимо, як об’єм циліндра (добуток площі основи (площа круга торця) на висоту (довжина стержня)):

(2.21)

Площу бокової поверхні стержня, яка віддає тепло, визначимо як площу циліндра (добуток довжини кола основи (торця) на довжину стержня (площею самих торців нехтуємо)):

(2.22)

Після підстановки виразів (2.23), (2.22) у (2.21) отримаємо рівняння теплового балансу:

(2.23)

З виразу (2.24), після скорочень і перетворень, отримаємо диференційне рівняння вільного охолодження стержня в повітрі:

(2.24)

Співвідношення коефіцієнтів у правій частині рівняння (2.25) виділимо в окрему фізичну величину, позначимо її , і назвемо коефіцієнт поверхневої температуровіддачі поверхні стержня, тоді диференційне рівняння вільного охолодження стержня в повітрі виглядатиме так:

(2.25)

Інтегруємо рівняння (2.26) відповідно до правил інтегрування:

(2.26)

Постійну інтегрування  знайдемо з початкових умов (б): при , , тоді постійна інтегрування буде дорівнювати:

(2.27)

Отже, кінцеве рівняння охолодження стержня в повітрі буде:

(2.28)

Після потенціювання (антилогарифм) отримаємо рівняння, яке описує процес вільного охолодження циліндричного стержня в повітрі:

(2.29)

Нагадаємо, що тут:

початкова температура стержня (в момент часу );

температура оточуючого середовища;

коефіцієнт температуровіддачі поверхні стержня (с  1), обчислюється із залежності: ,

де:   коефіцієнт повної поверхневої тепловіддачі;

об’ємна теплоємкість матеріалу стержня;

діаметр стержня.

Таким чином, маємо змогу знайти теплоту, яка виділяється в навколишнє середовище нагрітим електродом.

3.

Як і в попередньому випадку теплота, яка виділяється в навколишнє середовище нагрітим електродом може бути знайдена за правилом Ньютона :

(2.30)

де:  – коефіцієнт повної поверхневої тепловіддачі;

– температура нагрітої поверхні;

температура навколишнього середовища;

– час, на протязі якого відбувається виділення тепла;

– площа поверхні, яка виділяє теплоту.

Для спрощення будемо вважати однаковою температуру по всьому поперечному перерізу електрода, тобто знехтуємо перехідним тепловим опором на границі металевого стержня з покриттям. Це дає змогу присвоїти поверхні електрода (точніше, поверхні покриття (див. Рисунок )) температуру електродного стержня, що недалеко від дійсності, зважаючи на високі значення теплопровідності і металів, з яких виготовляються електроди, і матеріалів типових електродних покриттів.

Отже, поверхню, яка віддає теплоту в навколишнє середовище знаходимо як бічну циліндричну поверхню електрода:

(2. 31)

де:   радіус електрода (радіус зовнішньої бічної поверхні).

Використаємо залежності (2.30), (2.31) і визначимо за нескінченно малий час, відповідно, нескінченно малу втрату теплоти внаслідок тепловіддачі:

(2. 32)

Тепер використаємо отримані залежності (2.23), (2.29) та (2.32) для складання рівняння теплового балансу (2.1):

(2.33)

Або після перетворень і скорочень, використовуючи , одержимо:

(2. 34)

Звідси швидкість зміни температури електрода при проходженні по ньому зварювального струму (похідна температури по часу) буде:

(2. 35)

Залишилось інтегрувати вираз (2. 35) і проблему можна було б вважати закритою, але це не вдається, тому що рівняння (2. 35) нестаціонарне і нелінійне. Тому  спрощення, які часто бувають можливі в інших випадках теплофізичних розрахунків, тут неприпустимі.

Вирішення диференційного рівняння (2. 35) як стаціонарного – неможливе по його фізичній суті, бо саме залежність температури електрода від часу, на протязі якого по ньому протікає струм , і потрібно знайти.

Вирішення диференційного рівняння (2. 35) як лінійного, теж неможливе, тому що властивості матеріалу електрода в значній мірі залежать від температури: , а розміри і маса електрода відносно малі, що позбавляє систему теплової інерції і не дозволяє знехтувати цими залежностями.

І якщо об’ємна теплоємність  ще може бути зафіксована якимось середнім, для даного інтервалу температур, значенням (при зміні температури типових матеріалів зварювальних електродів в межах 100...600 С цей показник змінюється не більше, ніж на 20...30 %), то поверхнева тепловіддача значно сильніше (на порядок) залежить від температури. Також сильно змінюється, в залежності від температури, й питомий опір матеріалів  12

Рисунок 2. 1 - Залежність питомого опору матеріалів електродних стержнів для дугового зварювання від температури:

1 – низьковуглецева сталь; 2 – легована високомарганцевиста сталь;

3 – легована кремніймарганцевиста сталь; 4 – високолегована хромонікелева аустенітна   сталь.

Досліди свідчать, що питомий опір, наприклад, низьковуглецевої сталі при підвищенні температури від 20 С до 800 С збільшується майже в 10 разів. При умові підтримування джерелом живлення постійної величини струму в електричному колі дуги, це приводить до суттєвого збільшення тепловиділення на електроді з ростом температури.

Таким чином, для аналітичного вирішення диференційного рівняння (9.23) потрібно ввести в нього наявні там коефіцієнти у вигляді функцій температури: ; ; . Такі ускладнення не дають змоги знайти теоретичне рішення рівняння (2. 35).

Для того, щоб уникнути невизначеності доводиться застосовувати спеціальні прийоми: чисельний метод або графічний метод.

2.4 Чисельний метод розрахунку нагрівання електрода при зварюванні.

Рівняння (2. 35) записується у формі кінцевих різниць:

(2. 36)

Різниця температур (крок перебору чисел)  вибирається досить незначною: не більше 50...100 С. В кожному вибраному інтервалі температур коефіцієнти рівняння (2.36) оголошуються постійними. Обирається початкова температура . Значення коефіцієнтів при цій температурі () підставляються в рівняння (2.36). Тепер, знаючи температуру середовища (), розміри електрода (, ) та густину струму в ньому () знаходять середню швидкість наростання температури  в заданому інтервалі, а по швидкості нагрівання визначають час , необхідний для заданого кроком перебору підвищення температури електрода (). І так далі, крок за кроком, всякий раз не забуваючи змінювати значення коефіцієнтів відповідно до збільшення розрахункової температури .

Користування чисельним методом передбачає знання хоча б приблизних температурних залежностей теплофізичних властивостей матеріалів, які складають електрод. Можна рекомендувати дотримуватись вже наведених вище відомостей про усереднену об’ємну теплоємність   на 10...15 % менше, ніж у матеріалу стержня, а щодо коефіцієнта повної поверхневої тепловіддачі , то багаторічний досвід автора свідчить, що для сірих шершавих поверхонь він приймає значення приблизно 20...100 Вт/м2/К в діапазоні температур 100...600 С, підкоряючись приблизно закону експоненти [13].

2. 5 Графічний метод розрахунку нагрівання електрода при зварюванні

Графічний метод запропонований свого часу М. М. Рикаліним, як найбільш прийнятний в епоху відсутності сучасної обчислювальної техніки. Основою для графічного методу послужили численні досліди самого М. М. Рикаліна та інших дослідників по нагріванню і плавленню електродів. Таким чином, графічний метод хоча й ґрунтує

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

4

ЗВ01мн.01.00.000

ться на застосуванні диференційного рівняння (2.35), але пропонує для його вирішення деякий масив емпіричних даних, вважаючи, що, якщо ці дані були справедливими для умов дослідів, то вони (або їхні екстраполяції) будуть справедливим і для всіх інших умов, які не виходять за рамки здорового глузду.

Отже, введемо деякі, засновані на дослідних даних, допоміжні коефіцієнти, які були б зручні для підстановки і спрощення рівняння (2. 35):

(2. 37)

(2. 38)

де:  і   величини, характерні для даної групи електродів в типових умовах їх експлуатації;

поточна температура електрода при нагріванні його струмом на протязі часу  (приймається однаковою, як зазначалося вище, по всьому перерізу електрода, включаючи покриття, і присвоюється самій зовнішній поверхні покриття);

деяка середня температура, якої найбільш вірогідно досягають електроди даної групи в типових умовах експлуатації, при проходженні через них зварювального струму.

Зрозуміло, що значення коефіцієнтів ,  і  добираються саме для цієї середньозваженої температури.

Виконаємо підстановки виразів (2.37) та (2.38) у рівняння (2.35), одержимо:

(2. 39)

Введемо ще одну допоміжну величину, фізичний смисл якої буде розтлумачений дещо пізніше:

(2. 40)

Після підстановки виразу (2.40) у рівняння (2. 39) і необхідних перетворень отримаємо:

(2. 41)

Виконані вище досить вигадливі перетворення, мали на меті зробити диференційне рівняння нагрівання електрода струмом (2.35) можливим для інтегрування. Тепер ця мета досягнута. Справді, миттєву швидкість нагрівання електрода представлено тричленом другої степені, інтегрування якого не викликає труднощів, бо в ньому легко розділяються змінні:

(2. 42)

Відволічемося на деякий час від фізичного змісту складових рівняння (2.42) і сконцентруємось на його чисто алгебраїчних перетвореннях. Раціональний дріб у правій частині розкладемо на суму простих дробів:

(2. 43)

де:  і  – деякі задані довільно коефіцієнти, які знайдемо з рівняння:

(2. 44)

Рівняння (2.44) повинно тотожно задовольняти рівність лівої частини правій при будь-якому значенні змінної . Рішення його знайдемо прирівнюючи нарізно нулю коефіцієнти при першій і нульовій степені змінної , тоді буде:

;                             (2. 45)

З рівностей (2.45) знайдемо значення коефіцієнтів:

;                         (2. 46)

Отримані значення коефіцієнтів  і  підставимо тепер в рівняння (9.31), а результати цієї підстановки  в рівняння (9.30), отримаємо:

(2. 47)

Такими складними і, нібито, громіздкими маніпуляціями ((2.36)...(2.46)) нам вдалось отримати рівняння (2.47), яке піддається інтегруванню. Виконаємо цю процедуру почленно, відповідно до правил інтегрування:

(2. 48)

Довільну постійну , яка з’явилась в результаті інтегрування, знайдемо з початкових умов. Найпростіша, найраціональніша і найдоцільніша початкова умова в цьому випадку  вважається в початковий момент часу () температура електрода, яка рівна температурі оточуючого середовища (), тоді постійна інтегрування буде:

(2. 49)

Після підстановки значення постійної інтегрування з (2.49) у вираз (2.48), отримаємо рівняння нагрівання електрода струмом у вигляді набору заданих раніше умовних компонентів:

(2. 50)

Позначимо коефіцієнт лівої частини (біля ) рівняння (2.50) як деяку окрему величину:

(2. 51)

Після такої підстановки потенціюємо рівняння (2.50), тоді, змінивши знаки обох його часин, отримаємо:

(2. 52)

Рівняння (2.52) дає змогу, перш за все, прояснити фізичний зміст коефіцієнта . Очевидно, що при досить тривалому проходженні електричного струму через електрод, його температура, в умовах наявності тепловіддачі в навколишнє середовище, не зможе необмежено збільшуватись. З ростом температури значно зростає і тепловіддача (збільшується різниця температур () і сам коефіцієнт тепловіддачі , тому рано чи пізно наступить стан теплової рівноваги (коли скільки теплоти виділяє електричний струм в електроді, стільки її й розсіюється в навколишнє середовище), який буде характеризуватись деякою граничною, притаманною заданій густині струму, температурою електрода .

Проаналізуємо з цієї точки зору рівняння (2. 52). При необмежено тривалому  нагріванні електрода струмом, його температура наближається до граничної , причому . Ліва частина рівняння (2.52) при цих умовах необмежено зростає. Отже, повинна необмежено зростати і права його частина, а це можливо тільки, коли знаменник правої частини прямує до нуля: , тоді, в граничному стані, буде справедливо:

(2. 53)

Отже, фізично коефіцієнт  є гранична (найбільша) температура , якої досягає електрод при необмежено довгому пропусканні через нього електричного струму заданої величини.

Ще невелика низка спрощень і перетворень дасть змогу вирішувати рівняння (2.52) графічно. Щоправда, наступний крок автор методики М. М. Рикалін теж не декларує, але його доведеться зробити, щоб стали можливими подальші спрощення. Отже, температура навколишнього середовища (), в переважній більшості випадків використання зварювальних електродів, складає величину порядку 10...+20 С (в усякому разі практично ніколи не виходить за межі 20...+40 С), що значно менше величин коефіцієнтів  і  в рівнянні (9.40). Це дає змогу з відомою долею наближення знехтувати в лівій частині рівняння (2.52) значенням  і, враховуючи залежність (2.53), записати його так:

(2. 54)

Тепер поділимо чисельник і знаменник правої частини рівняння (2.54) на коефіцієнт  (який ні при яких умовах не може бути рівний нулю) і після невеличких перетворень отримаємо:

(2. 55)

Прологарифмувавши рівняння (2.55) отримаємо:

(2. 56)

Рівняння (9.44) пов’язує показник  з двома величинами: відношенням  і відношенням , що дає змогу побудувати номограму (графіки залежностей  , при деяких фіксованих значеннях ), яка і буде графічним вирішенням рівняння (2. 52) (див. Рисунок 2. 2).

Нагадаємо, що в рівнянні  (2.56) використовуються такі величини:

час, на протязі якого по електроду протікає зварювальний струм;

температура, якої досягає електрод за час  (поточна температура);

деяка середня температура нагрівання струмом електродів даного виду в типових умовах експлуатації (призначається, ґрунтуючись на дослідних даних про нагрівання струмом електродів, при зварюванні);

гранична температура, якої може досягти електрод в заданих умовах експлуатації при необмежено тривалому протіканні по ньому зварювального струму, визначається із залежності (сумісне рішення рівнянь (2.53) і (2.40)):

(2. 57)

де:   діаметр електродного стержня,

густина струму в електроді,

температура навколишнього середовища,

узагальнений показник фізичних властивостей електрода, який визначається із залежності (2.38);

емпіричний коефіцієнт, який, використовуючи рівняння (2.40), (2.52) і (2.53), визначиться залежністю:

(2. 58)

де (крім уже зазначеного):   деяка, притаманна даному типу електродів величина, яка визначається аналітично-дослідним шляхом (див. рівняння (2.37)).

Докладніше про коефіцієнти:

приймає значення  С, як свідчить практика застосування електродів поширених типів, в залежності від типу електрода, матеріалу електродного стержня та умов експлуатації;

може бути розбитий на складові (див. рівняння (2.38)): , з яких перша складова  є постійна величина, друга складова є співвідношення діаметра електродного стержня  та повного діаметра електрода разом з покриттям  (для більшості типів електродів це співвідношення складає величину порядку ), третя складова є співвідношення питомого опору матеріалу електродного стержня  і коефіцієнта повної поверхневої тепловіддачі . У температурному діапазоні значень  питомий опір для різних матеріалів стержня може приймати значення  Омм), коефіцієнт повної поверхневої тепловіддачі  Вт/(м2К). Таким чином, коефіцієнт  теоретично може приймати значення в діапазоні  (м3С)/А2 (або в більш зручних для сприймання позасистемних одиницях буде:  (мм3С)/А2).

Тоді , згідно раніше зроблених припущень з рівняння (2.38), визначиться залежністю:

(2. 59)

Знайти, хоча б орієнтовно, значення коефіцієнта  користуючись лише залежністю (2.59) неможливо, бо туди входить поточна температура електрода . Таким чином, створюється невизначеність, яка може бути розкрита тільки шляхом застосування допоміжних дослідних даних. Тут обмежимось лише тим, що вкажемо деякі границі, в межах яких може знаходитись значення цього коефіцієнта. Враховуючи можливий розкид значень питомого опору  і можливі значення об’ємної теплоємності для найбільш уживаних матеріалів електродних стержнів та покриттів  Дж/(м3К), а також ймовірні співвідношення між значеннями  і  () коефіцієнт  вірогідно може приймати значення:  (м4С)/(сА2), що в позасистемних одиницях відповідає  (мм4С)/(сА2) [14].

Рисунок 2. 2 -  Номограма (умовна) для обчислення температури нагрівання електрода струмом, який по ньому проходить

Користуються номограмою так.

1. Відповідно до типу та умов експлуатації електрода (діаметр, тип покриття, вид та величина зварювального струму), знаходимо граничну температуру  користуючись залежністю (2.57), яка може бути трансформована у більш зручну для практичного використання форму враховуючи, що густина струму в електроді визначається залежністю:

(2. 60)

де:   струм в електроді;

площа перетину струмоведучої частини електрода;

діаметр струмоведучої частини електрода (саме ця величина використовується в нормативних документах як діаметр електрода).

Тоді, гранична температура визначиться залежністю:

(2. 61)

Коефіцієнт  вибираємо в залежності від заданих умов. Для спрощення тут і далі використовується шкала температур Цельсія (С).

2. Визначаємо з таблиці значення температури , відповідно до заданого типу електрода, і знаходимо відношення , яке покаже місце заданого електрода для умов його використання по горизонтальній шкалі номограми.

3. Знаходимо показник , користуючись залежністю (2.58), для якої коефіцієнт  уже відомий (п.1), відношення  теж відоме (п.2), а коефіцієнт  знаходимо з дослідів.

4. Тепер відповідно до заданого або прогнозованого часу , на протязі якого по електроду проходить зварювальний струм, знаходимо добуток  і точку перетину координатних ліній, проведених на номограмі через значення  по горизонталі і через значення  по вертикалі.

5. Отримана точка перетину потрапляє на одну з множини ліній, проведених на номограмі для різних значень відношення , і вказує, таким чином, яке з цих відношень відповідає заданим умовам (якщо ніяка з проведених на номограмі ліній не потрапила в точку перетину, тоді апроксимуємо між двома найближчими).

6. Помноживши знайдене відношення  на величину  отримаємо значення поточної температури електрода, яке відповідає заданим умовам і часу :

(2. 62)

де:   знайдене за номограмою;

знайдене із заданих умов.

Користування номограмою створює певні незручності і до того ж не відрізняється особливою точністю, з огляду на необхідність застосування графічних побудов. Аналітичні формули значно зручніші в користуванні і наявність в руках дослідника сучасних засобів обчислювальної техніки (хоча б простенького інженерного калькулятора), робить ефективним і доцільним використання навіть досить складних формул.

Рівняння (2.52), виведене з використанням емпіричних (добутих дослідним шляхом) коефіцієнтів ,  та , дає змогу аналітично знайти залежність температури електрода від величини струму, який по ньому протікає, та часу, на протязі якого це відбувається. Отож, введемо ще один допоміжний коефіцієнт (не забуваючи, що ):

(2. 63)

Тоді, рівняння (2.62) може бути перетворене так:

(2. 64)

де:   поточна температура електрода, по якому проходить зварювальний струм.

Виконаємо перетворення рівняння (2.64), які дали б змогу знайти з нього поточну температуру електрода .

Спочатку приведемо до спільного знаменника:

(2. 65)

Тепер розділимо змінні:

(2. 66)

З рівняння (2.66) знайдемо аналітичний вираз поточної температури:

(2. 67)

Складові рівняння (2.67) були докладно описані вище, їх значення знаходять із залежностей (2.61), (2.58) та (2.63) [15].

2.6 Нагрівання штучного електрода теплом зварювальної дуги

Крім струму, який проходить по електроду він нагрівається ще й джерелом тепла на своєму торці (де горить дуга). Процес нагрівання електрода теплом дуги може бути описаний, в цьому випадку, схемою теплових розрахунків рухомого плоского джерела тепла відомої температури в необмеженому стержні [8]. До того ж потрібно врахувати, що процес нагрівання  короткочасний і інтенсивний, через це тепловіддачею із зовнішньої поверхні електрода можна знехтувати. Рівняння граничного стану температурного поля, для цього випадку, має вид:

(2. 68)

де:  – поточна температура стержня;

– початкова температура стержня;

– температура рухомого джерела нагрівання;

– швидкість руху джерела нагрівання по стержню;

– коефіцієнт температуропроводності матеріалу стержня;

– відстань вздовж стержня до джерела нагрівання.

Для умов нагрівання зварювального покритого електрода дугою компоненти рівняння (2.68) ідентифікуються таким чином:

джерелом нагрівання для матеріалу електродного стержня служить не сама дуга, а крапля розплавленого металу, яка завжди присутня на торці електрода під час виконання зварного шва; таким чином, температурою джерела нагрівання можна вважати температуру крапель, яка, зазвичай, буває приблизно рівною температурі кипіння () матеріалу електродного стержня ();

початковою температурою електрода слід вважати температуру нагрівання струмом, який по ньому проходить (), тому що до дуги потрапляє вже підігріта область металу ();

швидкість пересування цього умовного джерела тепла це швидкість розплавлення електрода (), бо саме з такою швидкістю воно пересувається по стержню ().

Враховуючи наведені судження, температура нагрівання електрода теплом дуги на відстані  від торця визначиться рівнянням:

(2. 69)

Всі складові цього рівняння описані вище.

Ілюструє таку схему нагрівання Рисунок 2. 3. Легко бачити, що по мірі розплавлення електрода під час виконання зварного шва, він поступово розігрівається струмом і потрапляє під розплавлення дугою зі все більшою і більшою початковою температурою. Це приводить до самочинної зміни показників розплавлення електрода, що може негативно позначитись на якості зварного шва.

Рисунок 2. 3 - Нагрівання штучного електрода спільною дією струму та тепла дуги:

а) на початку плавлення електрода; б) в кінці плавлення електрода.

Поступове нагрівання електрода струмом під час зварювання може привести до його значного перегріву, а це ставить суттєві обмеження на збільшення величини зварювального струму і, відповідно, на підвищення продуктивності праці при ручному дуговому зварюванні чи наплавленні покритими електродами. Електрод, зазвичай, не нагрівається до температури плавлення струмом, який по ньому проходить. Але вже при температурі 400…500 ºС в покритті електрода можуть відбутись безповоротні зміни, а при температурі, більшій за ~600 С обмазка електрода починає обвалюватись з нього, що робить процес зварювання неможливим. Через це технологи змушені обмежувати режими зварювання (величину струму і, відповідно, швидкість зварювання, глибину проплавлення ін.) так, щоб зварник міг вручну впоратись із збільшенням коефіцієнта розплавлення, а виготовлювачі електродів змушені обмежувати їх довжину для того, щоб за час плавлення одного електрода на максимальному режимі він не перегрівався вище вказаної температури.

2.7 Електродний дріт  стержень необмеженої довжини, рухомий відносно струмопідводу

При механізованій подачі електродний дріт теж нагрівається від двох джерел тепла – дуги  і струму, який проходить по дроту.

Але принцип нагрівання електрода струмом інший: рух електрода відносно місця струмопідводу приводить до того, що різні ділянки електродного вильоту нагріваються струмом різний період часу. Відповідно, різною буде й температура  чим довший час підлягає ділянка дії електричного струму, тим більшою буде її температура (див. Рисунок 2. 4). Розглянемо це докладніше:

Рисунок 2. 4 - Нагрівання електродного дроту при зварюванні (механізована подача

а) область 1 нагрівається протягом часу , знайдемо цей час:

(2. 70)

де:  – довжина вильоту електрода;

– швидкість подачі електрода в дугу (вона ж є і швидкість його плавлення);

б) область 2 нагрівається за час :                                    (2. 71)

в) область 3 нагрівається за час :

(2. 72)

Узагальнюючи, дійдемо висновку, що на торці дроту (там де ) час підігрівання його струмом найбільший:

(2. 73)

Малий час нагрівання електрода струмом, в цьому випадку, дає змогу знехтувати тепловіддачею. Тоді виявиться, що температура нагрівання вильоту електрода струмом () приблизно пропорційна часові нагрівання і, отже, практично лінійно залежить від довжини вильоту електрода.

Лінійна залежність температури підігрівання струмом () від довжини вильоту електрода () може бути виражена пропорцією:

(2. 74)

де:  – максимальна температура нагрівання вильоту електрода струмом, яка досягається на торці електроду.

Визначення цієї максимальної температури супроводжується деякими труднощами, але загалом метод лишається подібним до попереднього.

Складемо рівняння миттєвого теплового балансу, складовими якого будуть накопичення тепла у вильоті електродного дроту  і виділення теплоти внаслідок проходження через виліт електричного струму . Ці величини повинні бути рівні одна одній, якщо знехтувати тепловіддачею:

(2. 75)

Розглянемо складові рівняння (2.75).

?

Накопичення тепла в об’ємі вильоту електродного дроту визначимо за вже відомою, наведеною вище для штучного електрода, методикою:

(2. 76)

де:  – об’ємна теплоємність матеріалу дроту;

– об’єм металу, який нагрівається;

– площа перерізу електродного дроту;

– довжина вильоту електрода;

різниця температур (обчислюються нескінченно малі величини).

?

Виділення теплоти внаслідок проходження струму по провіднику визначаємо за законом Джоуля – Ленца:

(2. 77)

де:  – струм в провіднику;

– опір провідника;

час, на протязі якого відбувається процес (обчислюються нескінченно малі величини).

Учасники рівняння (2. 77) визначаються кожен за своїми правилами:

струм представимо добутком густини струму (щоб не прив’язуватись до діаметра дроту) і площі поперечного перерізу: ;

опір знайдемо за законом Ома: , де:   питомий опір матеріалу електродного дроту (див. Рисунок 2. 1).

Після виконання цих підстановок отримаємо:

(2. 78)

Використовуючи відомий математичний принцип, якщо рівні ліві частини двох рівнянь, то рівні й праві їх частини, з виразів (2.76) та (2.78) отримаємо рівняння миттєвого теплового балансу:

(2. 79)

З виразу (2.79), після перетворень і скорочень, отримаємо наближене (не забуваймо, що ми знехтували тепловіддачею!) диференційне рівняння нагрівання вильоту електродного дроту струмом:

(2. 80)

Отримане рівняння (2.80), не дивлячись на допущені спрощення, теж, як і для випадку штучного електрода, є нелінійним (коефіцієнти залежать від температури) і нестаціонарним по самій своїй суті. Через це аналітичних рішень воно не має.

Вирішити диференційне рівняння (2.80) цілком можливо, наприклад, чисельним методом, переходячи до кінцевих різниць: , якщо відомі залежності його коефіцієнтів від температури:  та . Тоді, вибираючи невеликий крок перебору температур () і застосовуючи відповідні температурам значення коефіцієнтів, можна знайти (подібно до того, як це було показано раніше для штучного електроду) швидкість зміни температури () в кожному вибраному інтервалі, а відтак, задаючи значення часу , знайти й приріст температури .

З рівняння (2.80), розділивши змінні, можна знайти вираз придатний для інтегрування:

(2. 81)

Але інтегрування виразу (2.81) можливе тільки при умові лінеаризації (присвоєння коефіцієнтам значень постійних величин, які незалежні від наявних у рівнянні функцій). З деяким більшим або меншим ступенем наближеності цю процедуру можна виконати. Тоді, вважаючи для деякого фіксованого інтервалу температур теплофізичні властивості матеріалу дроту постійними ( і ), рівняння (2.81) інтегруємо, не забуваючи, що постійна інтегрування, яка при цьому з’явиться, за своїм фізичним змістом може бути тільки початковою температурою дроту. Отримаємо:

(2. 82)

де:  – температура підігрівання електродного дроту струмом;

– початкова температура дроту;

– час, на протязі якого протікає струм по частині електрода, в якій визначається температура.

Як показувалось вище, максимального значення температура підігрівання електродного дроту струмом досягає на його торці  перед розплавленням. Саме ця температура і є найважливішою для визначення (електродний дріт не повинен розплавлятись до попадання в дугу, інакше процес зварювання буде порушено). Цю температуру легко знайти згадавши, що для торця електроду час перебування під дією струму максимальний (див. залежність (2.73)).

Тоді найбільша температура нагрівання електродного дроту струмом, яка має місце на його торці, перед самим розплавленням дугою буде:

(2. 83)

Всі складові рівняння (2.83) описані вище.

Конструктивними або технологічними особливостями ведення зварювального процесу іноді буває обмежена величина вильоту електродного дроту  (не менше деякого фіксованого значення). Тоді проектувальників технологічного процесу може цікавити питання: який максимальний струм () можна призначити, щоб температура електродного дроту на вході в дугу не перевищила деяке максимально допустиме значення (для низьковуглецевої або низьколегованої сталі це  С). Орієнтовну відповідь на це питання можна отримати з рівняння (2.83), якщо підставити туди значення , , то, після перетворень, отримаємо:

(2. 84)

де:   задана максимально допустима температура електродного дроту на вході в дугу;

в даному випадку означає діаметр електродного дроту.

Зрозуміло, що в цьому випадку значення теплофізичних коефіцієнтів  і  повинні бути задані відповідно до призначеної температури .

Виведене рівняння (2.83) є досить приблизним, бо, як вказувалося вище, теплофізичні властивості металів (відповідно й коефіцієнти рівняння) сильно залежать від температури, що при його виводі не враховано. Але, застосувавши метод послідовних наближень, його можна цілком успішно використовувати.

Для визначення температури нагрівання вильоту електрода струмом, допустимо також користуватись наведеними вище методиками для штучних електродів, підставляючи туди максимальний час проходження струму .

Приріст температури від нагрівання вильоту електродного дроту дугою, на невеликій відстані від торця, може бути визначений так само, як і в попередній схемі розрахунків за рівнянням (2.69), але це рідко буває доцільним, тому що механізована подача електроду здійснюється з такими великими швидкостями (десятки, а то й сотні метрів на годину), що тепло дуги просто не встигає розповсюджуватись вздовж дроту.

Нагрівання електродного дроту струмом при механізованому зварюванні нерідко може бути таким значним, що зривається процес безперервної подачі електрода  він починає розплавлятися раніше, ніж потрапляє в дугу (густина струму при механізованій подачі електрода може бути на порядок більшою, ніж при ручному дуговому зварюванні). Це накладає суттєві обмеження на величину зварювального струму, особливо при використання дроту невеликого (2...3 мм) діаметру [16].

З іншого боку, відомі приклади  раціонального використання явища підігрівання вильоту електродного дроту при механізованому зварюванні. Нагрівання електродного дроту струмом, який по ньому проходить, приводить до того, що на розплавлення дугою потрапляє дещо підігрітий метал, а це, в свою чергу, може мати своїм наслідком те, що дуга, при всіх інших незмінних умовах, розплавляє більший об’єм дроту. В цьому випадку, більший об’єм металу приходиться на той же тепловміст, що викликає деяке зменшення середньої температури зварювальної ванни і поліпшує структуру та показники технологічної міцності металу, особливо у випадку зварювання металів однофазної структури (наприклад, аустенітної сталі, чистих металів).

2.8 Плавлення присадкового металу при зварюванні.

Тепло, яке вводиться дугою в електрод витрачається на прогрівання і розплавлення металу електроду та на підігрівання його до середньої температури () крапель, які переходять з електрода в зварювальну ванну.

Кількість теплоти, яка вводиться дугою в метал електроду  за одиницю часу, є частиною повної електричної потужності дуги :

(2. 85)

де:  – ефективний коефіцієнт корисної дії процесу нагрівання електрода дугою (не плутати з ефективним к. к. д. нагрівання дугою основного металу!),  10…30 %.

Ця частина тепла дуги витрачається на підвищення тепловмісту електроду від температури нагрівання його струмом  до середньої температури  крапель .

З іншого боку, витрати теплоти в одиницю часу на нагрівання частини електрода, яка розплавляється, від температури  до  будуть пропорційні зміні тепловмісту:

(2. 86)

де:   маса електрода, яка розплавляється в одиницю часу;

,   тепловміст металу голого електроду при температурах  і  або, для покритого електрода, деякі середньозважені значення тепловмісту металу та шару покриття, які віднесені до одиниці маси стержня, Дж/кг.

Розглядаючи процес розплавлення електрода оперують, звичайно, його металевою частиною (стержнем), бо саме метал електрода формує зварний шов, а розплавлене покриття (якщо в ньому немає залізного порошку) утворює шлак, який виконавши свою функцію захисту розплавленого металу зварювальної ванни, видаляється із зони зварного з’єднання.

Маса електроду, яка розплавляється за одиницю часу кг/с, може бути легко знайдена, якщо відомі площа його перерізу (стержня) , швидкість плавлення (швидкість подачі в дугу)  та густина матеріалу електрода :

(2. 87)

Тоді, рівняння теплового балансу процесу розплавлення електрода, приведене до його металевої частини, буде дорівнювати (використовуємо рівняння (2.85), (2.86) та (2.87)):

(2. 88)

Рівняння (2.88) дає змогу аналітично виразити швидкість плавлення електроду в залежності від параметрів зварювального процесу (струм, напруга, к. к. д), розмірів електрода і властивостей його матеріалу:

(2. 89)

Користування рівнянням (2.89) ускладнене необхідністю обчислення величин тепловмісту твердого (підігрітого струмом) металу  і розплавленого , перегрітого майже до температури кипіння. Визначення тепловмісту, особливо в широких температурних межах, вимагає застосування температурних залежностей теплоємності. В загальному вигляді буде:

(2. 90)

де:   теплоємність металу, .

Звідси:

(2. 91)

де:   початкова температура електрода (це, як правило, температура навколишнього середовища);

температура підігріву електрода струмом, який по ньому проходить.

Тепловміст розплавленого металу визначається складніше: до тепловмісту твердого металу, нагрітого до температури плавлення, необхідно додати приховану теплоту плавлення () та тепловміст, якого набуває метал, нагріваючись вище температури плавлення:

(2. 92)

де:   температура плавлення матеріалу електродного стержня;

температура крапель електродного металу (зазвичай , де:   температура кипіння матеріалу електродного стержня).

Температурні залежності теплофізичних властивостей низьковуглецевих сталей наведені на (Рис. 2.6)

Рисунок 2.6 - Температурні залежності теплопровідності, питомої теплоємності, температуропровідності та тепловмісту для низьковуглецевих сталей.

2.9 Продуктивність розплавлення електрода

Під продуктивністю розплавлення розуміють масу речовини, яка розплавляється за одиницю часу. Стосовно електрода, то мають на увазі не всю речовину електрода, а лише його металеву частину. При цьому розрізняють миттєву (в заданий момент часу) і середню (за деякий проміжок часу) продуктивність розплавлення. Середня продуктивність розплавлення буде являти собою відношення кількості розплавленого металу до величини проміжку часу, за який цей метал розплавлено, кг/с:

(2. 93)

Миттєва продуктивність розплавлення прийме своє значення у випадку, якщо проміжок часу буде нескінченно малий:

(2. 94)

Але миттєву продуктивність розплавлення виражає рівняння (2.87), якщо в ньому використовувати миттєву (в даний момент часу) швидкість розплавлення електрода. Тоді, миттєва продуктивність розплавлення електрода матиме вигляд:

(2. 95)

де:   діаметр електродного стержня.

Середня продуктивність розплавлення електроду, за проміжок часу ,  визначається для різних типів електродів дослідним шляхом – це різниця між вагою металу електроду до і після плавлення, поділена на час, на протязі якого відбувся процес розплавлення. Цей показник визначає продуктивність праці при користуванні даним електродом, тому наводиться в нормативних документах, які характеризують властивості зварювальних електродів.

Миттєва продуктивність на протязі плавлення електрода не є постійною величиною. Тепло дуги підвищує тепловміст металу електрода від  до . По мірі зростання температури підігрівання електрода струмом () тепловміст підігрітого металу () збільшується, а різниця тепловмісту (), відповідно, зменшується. Тому, при постійній потужності дуги, постійному к. к. д.  і постійній величині тепловмісту крапель  швидкість плавлення електрода  і продуктивність розплавлення  зростають. Справді, використовуючи залежність (2.95), рівняння (2.88) можна подати у вигляді:

(2. 96)

Звідси продуктивність розплавлення буде дорівнювати:

(2. 97)

Зрозуміло, що коли ліва частина рівняння (2.88) або чисельник рівняння (2.97) є постійною величиною, а  зростає, то, відповідно, показники швидкості плавлення  чи продуктивності розплавлення  повинні зростати [17].

2.10 Коефіцієнт розплавлення електрода

Практика застосування електродів різних типів свідчить, що якщо електрод значно не перегрівається струмом, то середня продуктивність розплавлення, в першому наближенні, пропорційна струму. Цю емпіричну залежність використовують для виводу важливої характеристики електроду  коефіцієнту розплавлення.

Коефіцієнтом розплавлення називають кількість електродного металу, яка розплавляється дугою за одиницю часу на один ампер струму, кг/(Ас).    Відповідно до попередніх викладок це буде відношення продуктивності розплавлення електроду () до величини зварювального струму ():

(2. 98)

Використавши вираз продуктивності розплавлення з рівняння (2.97), отримаємо зв’язок коефіцієнта розплавлення з іншими параметрами процесу:

(2. 99)

Практика застосування наведених показників склалася такою, що їх вимірюють в позасистемних одиницях: продуктивність розплавлення  в г/хв (іноді в г/с), а коефіцієнт розплавлення  в г/(Агод). Саме в таких одиницях ці показники наведені в довідниках (тому для співставлення результатів у розрахункові формули доведеться вносити відповідні корективи).

При ручному дуговому зварюванні значення коефіцієнта розплавлення  знаходяться переважно в межах 5...14 г/(А·год), при механізованій подачі електродного дроту – в межах 13...25 г/(А·год).

Рисунок 2. 7 - Нерівномірність розплавлення штучного електрода по довжині:

коефіцієнт розплавлення;   довжина електрода

(дослідні дані: електрод АНО-14,  4 мм; струм: постійний,  = 223 А).

Великий вплив, як зазначалося вище, на коефіцієнт розплавлення  має підігрівання електрода струмом. Чим вища температура нагрівання електроду  або його набутий тепловміст , тим більша, при однакових інших умовах, миттєва швидкість плавлення електрода  або пропорційна їй миттєва продуктивність . З підвищенням густини струму температура електроду і миттєва швидкість плавлення швидко зростають.

Збільшення швидкості розплавлення, зумовлене нагріванням електродного стержня струмом, перевіряють дослідним шляхом так: поділяють електрод на рівні ділянки довжиною 50...100 мм, потім визначають тривалість плавлення кожної ділянки і обчислюють відповідні швидкості розплавлення та інші параметри. Результати одного з таких дослідів, виконаних автором,  наведено на Рис. 2.7. Збільшений відносно оптимального зварювальний струм (+10 % до максимального з рекомендованих 8 значень) приводить до значного перегрівання електрода струмом. Це, в свою чергу, викликає самочинне збільшення швидкості (продуктивності) розплавлення електрода при всіх інших незмінних параметрах. Таким чином, підігрівання електрода зварювальним струмом приводить до збільшення коефіцієнта розплавлення електрода. Таке збільшення може бути досить значним і, якщо не вжити спеціальних заходів, викликає суттєве поступове (по мірі розплавлення електрода) збільшення ширини виконуваного зварного шва. Для послаблення шкідливого впливу цього ефекту необхідно обмежувати величину зварювального струму або зварник повинен, відповідно до прогрівання електрода струмом, збільшувати швидкість зварювання, що звичайно потребує спеціальної кваліфікації досить високого рівня, бо при цьому необхідно забезпечити незмінну величину проплавлення основного металу.

Максимальна температура нагрівання струмом електрода заданої довжини , очевидно, залежить від величини коефіцієнту розплавлення . Чим більше середнє значення  за час розплавлення електроду, тим швидше, значить, плавиться електрод і тим нижчою буде температура наприкінці його розплавлення при однакових інших умовах.

Якщо наприкінці розплавлення електроду температура підігрівання струмом значно підвищується, наприклад, до 600...700 °С, середній за весь час коефіцієнт розплавлення  може зростати на 15...20 % в порівнянні з  при нагріванні електрода до 100...150 °С, а миттєві значення коефіцієнту розплавлення першої ділянки електрода і останньої можуть відрізнятися вдвічі і навіть більше (див. Рис.2.7).

2.11 Нерівномірність розплавлення

Отже, нерівномірність розплавлення електрода має досить суттєвий вплив на перебіг процесу ручного дугового зварювання, тому вводять спеціальний показник, який характеризує це явище: коефіцієнт нерівномірності розплавлення електрода.

Коефіцієнтом нерівномірності розплавлення електрода () називають відношення максимальної миттєвої швидкості , або продуктивності  плавлення електрода наприкінці процесу, до миттєвої швидкості , або продуктивності  плавлення на початку процесу:

(2. 100)

Зрозуміло, що коефіцієнт нерівномірності плавлення електрода зростає зі збільшенням густини струму і, таким чином, залежить від температури, до якої нагрівається електрод наприкінці розплавлення.

Знайдемо, користуючись рівнянням (2.89), швидкості плавлення електрода на початку і в кінці розплавлення.

На початку плавлення електрод має початкову температуру , яка, зазвичай, рівна температурі навколишнього середовища (). Цій температурі відповідає деякий початковий тепловміст матеріалу електрода , тоді швидкість плавлення електрода на початку процесу буде дорівнювати:

(2. 101)

В кінці плавлення електрод буде мати найбільшу температуру підігрівання його струмом і, відповідно, матеріал електрода буде мати максимальний тепловміст . Тоді й швидкість плавлення електрода в кінці процесу буде максимальною:

(2. 102)

Вирази (2.101), (2.102) використаємо для підстановки в рівняння (9.88) і знайдемо коефіцієнт нерівномірності плавлення електрода:

(2. 103)

При цьому вважаємо, що на протязі часу розплавлення електрода ефективна теплова потужність дуги, яка витрачається на розплавлення електрода, залишається постійною: . Так само постійним (при незмінному режимі зварювання) можна вважати й тепловміст крапель електродного металу: .

Крім того, в розрахунках такого роду часто обчислюють не абсолютне значення тепловмісту, а його приріст відповідно до приросту температури від деякого початкового значення. При цьому, початковою точкою відліку для розрахунку тепловмісту металу приймають (так склалось історично) температуру 0 С, вважаючи при цій температурі тепловміст рівним нулю. Відповідно до логіки цих суджень будемо вважати, що тепловміст електрода при початковій температурі, яка рівна температурі навколишнього середовища, ненабагато відрізняється від умовного початкового нульового значення, тобто: . Тоді, коефіцієнт нерівномірності плавлення електрода виразить проста залежність:

(2. 104)

Отже, якщо при нагріванні та розплавленні електроду необхідно вважати тепловміст металу електродних крапель незмінним, то коефіцієнт нерівномірності, загалом, тим більший, чим більша ступінь нагрівання електрода струмом. Для отримання зварного шва однакового перерізу при рівномірній швидкості пересування електроду  (це є швидкість зварювання) необхідно, щоб коефіцієнт нерівномірності розплавлення був близьким до одиниці. Якщо нерівномірність розплавлення значна, то, як зазначалося вище, для отримання валика однакового перерізу необхідно в процесі зварювання збільшувати швидкість пересування електроду, а це може привести до нерівномірного проплавлення основного металу по довжині валика. Як показала практика застосування електродів різних типів, для отримання якісного зварного шва, в таких несприятливих умовах, коефіцієнт нерівномірності плавлення електроду повинен бути в межах:

(2. 105)

З рівняння (2.103), використавши залежність (2.104), знайдемо найбільшу допустиму величину тепловмісту, набутого металом електрода від нагрівання його струмом, який по ньому проходить:

(2. 106)

Отже, збільшення тепловмісту металу електрода, за весь час розплавлення, від нагрівання його струмом не повинно перевищувати ~20 % тепловмісту крапель електродного металу.

Перегрівання електроду збільшує нерівномірність плавлення. Щоб зменшити шкідливий вплив цього явища доводиться обмежувати струм (густину струму), який протікає по електроду. Наприклад, при користуванні покритим електродом розповсюдженої марки УОНИ, діаметром 4 мм (стандартної довжини 450 мм), коефіцієнт нерівномірності розплавлення  досягає найбільшого допустимого значення 1,3 вже при значенні струму ~180 А. А для того, щоб залишити коефіцієнт нерівномірності в межах , струм не повинен перевищувати ~150 А, що, звичайно, значно обмежить технологічні можливості застосування такого електрода [18].

2.12 Продуктивність процесу наплавлення

Швидкість розплавлення електрода, продуктивність або коефіцієнт розплавлення не можуть по своїй суті об’єктивно характеризувати процес отримання наплавленого металу, бо відносяться лише до матеріалу електрода. Але матеріал електрода не весь потрапляє до зварювальної ванни, а відтак до зварного шва (до наплавленого металу). Частина електродного металу, перегріта дугою до температури кипіння випаровується, інша частина у вигляді більш-менш дрібних крапель розбризкується в навколишнє середовище і безповоротно втрачається, а частина електроду, яку затискає електродотримач, взагалі не використовується, утворюючи, при цьому, так званий “огарок”, який іде у відходи. Тому частина електродного металу, яка все-таки досягає зварного шва і приймає участь у його формуванні не є стабільною, але залежить від багатьох факторів (тип електрода, режим зварювання, кваліфікація зварника ін.), які часто в комплексі неможливо врахувати, або спрогнозувати. Досліди показують, що при різних умовах зварювання чи наплавлення не менше 5...10 % (іноді до 25 %) електродного металу витрачається непродуктивно.

Тому, для характеристики власне процесу переходу електродного металу в наплавлений, тобто формування наплавленого металу з електродного, існує спеціальний показник: коефіцієнт наплавлення ().

Коефіцієнтом наплавлення називають кількість електродного металу, яка потрапила в результаті зварювального процесу в основний метал за одиницю часу на один ампер струму.

Коефіцієнт наплавлення визначають для заданих умов зварювання чи наплавлення дослідним шляхом. Для цього знаходять прибуток маси основного металу () (шляхом послідовного зважування виробу до і після зварювального процесу), який віднесений до часу (), на протязі якого це відбулося, і до величини застосованого струму ():

(2. 107)

де:   маса наплавленого металу.

Відношення  у рівності (2.107) є продуктивність наплавлення , тобто кількість металу наплавленого за одиницю часу. Тоді коефіцієнт наплавлення виразиться подібно до коефіцієнта розплавлення електрода, тільки замість продуктивності розплавлення тут буде фігурувати продуктивність наплавлення:

(2. 108)

Отже, вимірюється коефіцієнт наплавлення в аналогічних одиницях виміру: кг/(Ас) або в звичних зварникам позасистемних одиницях, г/(Агод).

Оскільки не весь електродний метал досягає основного і потрапляє в наплавлений, то вводять ще один важливий для характеристики зварювальних процесів коефіцієнт: це коефіцієнт втрат електродного металу () або просто  коефіцієнт втрат:

(2. 109)

де:   кількість витраченого електродного металу;

кількість наплавленого металу.

Якщо для деякого зварювального процесу відомі коефіцієнт розплавлення електрода , коефіцієнт наплавлення , зварювальний струм  та час , на протязі якого цей процес відбувався, то, відповідно до наведених вище суджень, коефіцієнт втрат матиме такий вигляд:

(2. 110)

З рівності (2.110) можна знайти коефіцієнт наплавлення, якщо відомі коефіцієнт розплавлення і коефіцієнт втрат:

(2. 111)

Зазвичай, коефіцієнт розплавлення для промислових марок зварювальних матеріалів і коефіцієнт втрат для типових режимів зварювання – це нормовані величини, які наводяться в довідниках.

Коефіцієнт наплавлення по своїй фізичній суті є параметр, притаманний даному процесу, впливати на який практично неможливо, тому збільшення продуктивності можливе на шляху підвищення величини зварювального струму.

З огляду на викладене, найбільша можлива продуктивність процесу наплавлення даним електродом буде характеризуватись добутком: , де   максимальний, можливий для електродів даного типу та діаметру, струм. Але величина максимально можливого струму обмежується нагріванням електрода цим струмом. Підвищення струму понад деяке максимально можливе для даного електроду значення збільшує розбризкування, порушує рівномірність плавлення електроду, що ускладнює оперування ним і, відповідно, погіршує формування металу шва та його якість.

Температура нагрівання електроду, яка досягається наприкінці плавлення, буде тим більшою, чим більша густина струму , чим повільніше плавиться електрод (тобто, чим менший коефіцієнт наплавлення ) і чим більша його довжина . Припустиму величину струму для електрода стандартної довжини, відомого діаметра, для заданої максимально допустимої температури нагрівання, можливо визначити за наведеними вище методиками розрахунків (за номограмами чи аналітично).

Досліди, виконані А. А. Єрохіним  8 (див. Таблицю 2.1) слугують ілюстрацією наведених суджень. Вони показують максимальну припустиму величину струму та найбільшу досяжну продуктивність при розплавленні електродів різних типів стандартного розміру, при досягненні ними в кінці плавлення температури 700 С.

Таблиця 2. 1

| Вид покриття | Вид струму | , мм | , А | , А/мм2 | , г/(Агод) | , г/(Агод) | , кг/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стабілізаційне (крейдяне) | Змінний | 5 | 192 | 9,6 | 9 | 6 | 1,15 |
|  | Постійний* | 5 | 177 | 8,8 | 7 | 6 | 1,06 |
| ОММ–5 | Змінний | 5 | 224 | 11,2 | 9 | 7,5 | 1,68 |
| УОНИ–13 | Постійний* | 5 | 230 | 11,5 | 9,5 | 9 | 2,06 |
| ЦМ7–С | Змінний | 5 | 280 | 14 | 12,5 | 11 | 3,08 |

* Постійний струм зворотної полярності.

Наведені дані являють собою порівняльну оцінку різних типів електродів з точки зору можливої продуктивності, при умові однакової для всі марок допустимої температури нагрівання струмом. Проте, ця температура в значній мірі залежить від типу (складу) покриття. Вона буде меншою, наприклад, для електродів з органічним (целюлозним) типом покриття (не більше 300 С) і більшою (іноді, в екстремальних випадках, до 900 °С) для електродів с покриттям мінерального типу (УОНИ-13, ЦМ7-С).

Крім того, наведені в Таблиці 2.1 цифри відповідають стандартній довжині електроду 450 мм і довжині частини, яка розплавляється, 400 мм. Електроди меншої довжини можна нагрівати струмом більшої густини. Тому зі зменшенням діаметра електрода доводиться пропорційно зменшувати стандарт його довжини. Електроди зі стержнем з матеріалу з більшим питомим опором (наприклад, хромонікелевою сталлю) при такій довжині повинні застосовуватись з меншим значенням густини струму. Тому, для досягнення прийнятних показників продуктивності та якості шва, стандартна довжина електродів з хромонікелевого дроту прийнята рівною 400 мм (для діаметру менше 3 мм).

Рівняння (2.11) наочно показує, що якщо коефіцієнт втрат  є деяка фізична величина не рівна нулю (частина електродного матеріалу при виконанні зварного шва справді втрачається, отже, справедливим буде припущення: ), тоді коефіцієнт наплавлення повинен бути меншим за коефіцієнт розплавлення. Але іноді можливі і реально існують процеси, які можуть не тільки компенсувати втрати електродного металу, але навіть перевищити прибуток його в зварному шві понад розплавлений електродний метал. Це може відбутись в зв’язку з переходом в шов металу з покриття, за рахунок відновлених оксидів у реакційній зоні зварювання: феросплавів, залізного порошку, наявного у покритті або додаткового присадкового металу, який примусово подається у зону плавлення. В цих випадках коефіцієнт наплавлення може бути не тільки рівним коефіцієнту розплавлення електрода, але й перевищити його. Особливо це стосується так званих “високопродуктивних електродів”, покриття яких може містити до 50 % залізного порошку 8. Наявність у покритті залізного порошку в кількості 30...40 % від загальної маси покриття дає значення коефіцієнта наплавлення на 20...30 % більше від коефіцієнта розплавлення електрода. В цьому випадку, щоб не псувати логістику теоретичних суджень, коефіцієнту втрат умовно присвоюють негативне значення (приймають ).

2.13 Розплавлення електродного дроту

Механізована подача електродного дроту необмеженої довжини в зону плавлення дугою здійснюється з тією ж швидкістю, з якою він розплавляється, інакше буде порушено стабільність процесу: дуга або видовжиться й перерветься, або буде закорочена, якщо швидкість подачі більша за швидкість плавлення. Рівність швидкостей подачі дроту і його розплавлення дугою підтримується або штучно (автоматичними слідкуючими системами), або встановлюється самочинно на основі принципу саморегулювання, але в будь-якому випадку, якщо процес зварювання чи наплавлення відбувається деякий час (не миттєво), тоді швидкість, з якою дуга розплавляє електродний дріт, обов’язково дорівнює швидкості подачі цього дроту в дугу. Отже, визначення швидкості плавлення дроту, в залежності від теплофізичних властивостей матеріалу та параметрів горіння дуги, дасть змогу виконати первинну установку швидкості подачі електрода в механізованих системах або створення математичних моделей для роботизованих систем.

Визначення швидкості розплавлення дроту по аналогії з штучним електродом (рівняння (2.89)) натикається на необхідність клопіткої процедури знаходження величин тепловмісту розігрітого металу. Проте, особливості нагрівання вильоту електродного дроту дають можливість обійти ці труднощі.

Розрахуємо аналітично залежність швидкості розплавлення електродного дроту від параметрів процесу. Для цього визначимо спочатку тепловий потік, який спрямовується від дуги в глибину дроту через прошарок розплавленого металу на його торці. При цьому вважаємо, що цей прошарок завжди існує і має температуру крапель електродного металу, яку вважаємо рівною температурі кипіння матеріалу електродного дроту. Таким чином, для вильоту електродного дроту джерелом тепла служить площина, нагріта до температури кипіння матеріалу дроту. Скористаємось наведеним вище рівнянням (2.69), яке описує приріст температури на вильоті електродного дроту від тепла дуги, в залежності від відстані від його торця (в даному рівнянні фігурує швидкість плавлення електрода ). Продиференціюємо це рівняння по відстані :

(2. 112)

Нагадаємо, що, крім зазначеного, тут:

коефіцієнт температуропроводності;

температура крапель електродного металу на торці;

температура підігрівання електродного дроту струмом, який по ньому проходить;

відстань від торця електродного дроту вздовж вильоту до перерізу, для якого знаходиться температура.

Для самого торця електродного дроту відповідно до цих позначень справедливо . Зайдемо похідну виходячи з цієї умови:

(2. 113)

Похідна  має фізичну суть градієнта температур вздовж вильоту електродного дроту на самому його торці.

Тепер згадаємо, що розповсюдження теплоти в тілах описує закон Фур’є відповідно до якого питомий тепловий потік (кількість теплоти, яка переходить через одиничну площу за одиницю часу) в деякому напрямку пропорційний градієнту температур в цьому напрямку:

(2. 114)

де:   коефіцієнт теплопровідності матеріалу.

Тоді, питомий тепловий потік у вильоті електродного дроту біля його торця буде дорівнювати:

(2. 115)

Очевидно, що за одиницю часу через весь переріз електродного дроту буде переходити теплота:

(2. 116)

де:   площа поперечного перерізу дроту.

Попутно зауважимо, що  це кількість теплоти за одиницю часу, яка потрапляє від дуги в електродний дріт, а це є не що інше як доля теплової потужності дуги, яка витрачається на нагрівання і плавлення електродного металу (див. рівняння (2.85)).

З рівняння (2.116) виразимо швидкість плавлення електродного дроту, скориставшись одночасно залежністю, яка пов’язує теплофізичні коефіцієнти (), одержимо:

(2. 117)

де:   об’ємна теплоємність матеріалу електродного дроту.

Температуру підігрівання () електродного дроту струмом на торці наближено виражає рівняння (2.83). Застосувавши його в цьому випадку отримаємо залежність:

(2. 118)

Після виконання необхідних алгебраїчних перетворень, рівняння (2.117) може бути приведене до виду:

(2. 119)

Тепер для перетворення рівняння (2.119) використаємо визначення густини електричного струму (), замінимо  і підставимо значення  з виразу (2.85), тоді буде:

(2. 120)

Виведене рівняння (2.120) хоч і досить громіздке на вид, але має своєю перевагою те, що воно встановлює наочний аналітичний зв’язок між швидкістю плавлення електроду та початковими параметрами процесу і властивостями матеріалу дроту. Складові цього рівняння для тих, хто не досить уважно ознайомився з попереднім викладом, перераховуємо тут компактно ще раз:

ефективний к. к. д. нагрівання електрода дугою;

напруга на дузі;

струм в дузі;

виліт електродного дроту;

діаметр електродного дроту;

питомий опір електродного дроту;

об’ємна теплоємність матеріалу дроту;

температура крапель електродного металу.

З означених фізичних величин тільки ефективний к. к. д. нагрівання електрода дугою () та температура крапель електродного металу () можуть викликати суперечності. Ці величини не виражаються аналітично, але знаходяться дослідним шляхом. Різні дослідники наводять різні цифри, але переважна більшість теоретиків і практиків зварювального виробництва схиляються до того, що для звичайних (не переобтяжених специфічними прийомами) умов зварювання плавким електродом величина ефективного к. к. д. нагрівання електрода дугою знаходиться в межах  10…30 % (при цьому для менших значень напруги на дузі  притаманні більші значення ефективного к. к. д. ()), а температуру крапель електродного металу можна цілком достовірно вважати рівною температурі кипіння матеріалу електродного дроту ().

Для визначеного матеріалу (фіксовані теплофізичні властивості) швидкість плавлення електродного дроту  визначається, загалом, величиною заданого струму  та довжиною вильоту електрода : тепло дуги розплавляє дріт, уже підігрітий на вильоті струмом. Продуктивність розплавлення дроту  описується тими ж рівняннями ((2.93)...(2.97)), що і продуктивність розплавлення електродного стержня. Чим вища температура  підігрівання дроту струмом, тим більшими, очевидно, є за інших однакових умов швидкість розплавлення , продуктивність  та коефіцієнт розплавлення електродного дроту .

Відповідно до наведеної вище тези: про обов’язкову рівність швидкостей плавлення і подачі електродного дроту в дугу, рівняння (2.119) може слугувати для орієнтовних підрахунків необхідної, для забезпечення заданого значення зварювального струму, швидкості подачі електродного дроту.

Слід окремо зауважити, що зроблені при виводі залежностей швидкостей розплавлення електрода ((2.89) і (2.120)) припущення і спрощення роблять їх досить далекою від реальності абстракцією, яка є скоріше виразником якісних впливів параметрів на шуканий показник, ніж характеристикою кількісних залежностей. І якщо припустимо за рівняннями (2.89) та (2.120) для заданого певного набору початкових параметрів знаходити деякі дискретні значення швидкостей плавлення електрода, то будувати залежності швидкості плавлення від напруги, чи від струму не можна вважати припустимим, бо не враховані дуже суттєві динамічні фактори процесу: вольт-амперні характеристики самої дуги, джерела живлення та їх взаємодія, яка, власне, і визначає ту чи іншу пару значень напруги і струму в кожен момент часу горіння дуги і, відповідно, плавлення електрода.[19]

3.  РОЗРОБКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ТА  ВИКОНАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТІВ

3.1. Конструкція установки

Для дослідження теплового стану покритих електродів під час проходження через них електричного зварювального струму буда створена спеціальна експериментальна установка (Рис 3.1). Установка створена на базі лабораторного устаткування, яке використовується в навчальному процесі під час проведення лабораторного практикуму з дисципліни «Теорія процесів зварювання». Модернізаційні заходи стосувались поліпшення струмопідводів, надійності кріплення електродів, точності вимірювань струму та температури електрода під час виконання дослідів.

Рисунок 3.1 - Експериментальна установка

Установка складається з стандартного зварювального джерела живлення 1 - ВСЖ-500, баластного реостата 2, пристрою для закріплення електрода 5, контрольно-вимірювальних приладів .

Джерело живлення ВСЖ500 здатне забезпечувати струм до 500А необмежено довгий час із жорсткою зовнішньою характеристикою, що позитивно позначається на стабільності заданого в експерименті струму.

Баластний реостат використовується для регулювання струму, який проходить по електроду. Наявна в експериментальній установці комбінація джерела живлення і реостата давала змогу регулювати величину струму в електроді в межах 46…480А.

Величина струму в електроді вимірюється комплексом приладів шунт-мілівольтметр 3 та 4 відповідно. Використовувався шунт 300А\75мВ і цифровий мілівольтметр 4, що давало змогу досить точно (в межах похибки приладів) контролювати рівень струму в електричному колі.

Для закріплення електрода під час експериментів та надійного підводу струму до нього був розроблений та виготовлений спеціальний пристрій. Головні складові частини пристрою – платформа для жорсткого кріплення електродотримачів та струмопідводів та два електродотримачі – рухомий, та ізольований (непорушний). Ізоляція одного з електродотримачів необхідна для забезпечення протікання електричного струму строго через дослідний електрод. Властивість рухомості іншого електродотримача використовується для компенсації теплового розширення електрода під час нагрівання струмом та для забезпечення переналадки пристрою на зварювальні електроди різного діаметру, які мають різну довжину.

Для виготовлення пристрою для закріплення електрода, несучих та фіксуючих елементів використана звичайна низьковуглецева сталь Ст.3.

Для виготовлення затискачів електрода (які виконують роль і струмопідводів) застосована технічна мідь М1. З міді виготовлено як ложе затискача, так і гвинти фіксатора, з тим, щоб забезпечити мінімальні втрати струму, якими можна було б знехтувати.

Для з’єднання елементів установки між собою в єдине електричне коло застосовані звичайні зварювальні мідні струмопровідні кабелі великого перерізу, що також дало можливість не зважати на можливі втрати струму з огляду на їх зникаюче малу величину.

Для з’єднань в електричному колі термопари застосовані спеціальні термокомпенсаційні проводи.

3.2 Вимірювання температури в дослідах

Скляні термометри розширення дозволяють виміряти температуру поблизу об’єкта. За допомогою манометричних термометрів, котрі весь час з’єднані з термоприймачем з’єднувальним капіляром, можна виміряти температуру на деякій відстані від об’єкту вимірювання. На відміну від них електричні термометри дозволяють проводити дистанційне вимірювання температури на будь-якій відстані між термоприймачем і приладом. Для вимірювання температури використовують електричні властивості термоприймача, які залежать від температури. Температурний датчик разом з іншими деталями, такими як захисна арматура, утворює електричний термометр. Вихідний сигнал у вигляді напруги або зміни електроопору поступає для обробки в підключений до термометра вторинний вимірювальний або регулювальний прилад.

З електричних термометрів найбільше поширення в лабораторіях і промисловості набули термометри опору термоелектричні термометри (термопари), так як вони дозволяють достатньо простими способами вирішувати спеціальні задачі вимірювання температур.

Принцип дії

В термоелектричних термометрах для вимірювання температури використовується винайдене в 1821 р. Зеебеком явище термоелектричності (ефект Зеебека). Якщо два провідника з різних металевих матеріалів А і В з’єднані кінцями в замкнений контур і місця з’єднання знаходяться в різних температурах  і , то в контурі виникає електричний струм. Два електропровідника, котрі називають термоелектродами,  утворюють термопару. Одне з місць з’єднання, поміщене в середу, де вимірюється температура, є робочим кінцем термопари, інше, котре знаходиться при постійній відомій температурі, є вільним кінцем термопари.

Термоелектричний ряд потенціалів

Виміряти зміну потенціалу окремого термоелектрода в залежності від температури достатньо важко, тому для платинового термоелектрода  приймають незалежно від температури . При цьому . По аналогії до ряду електрохімічних потенціалів можна створити ряд термоелектричних потенціалів. Термоелектрод, розташований в ряду вище, завжди додатній по відношенню до нижнього. Через різну крутизну кривих температура – т. е. д. с. послідовність ряду може змінюватись в залежності від температури. Так, мідь при 100ос розташовується в ряді нижче заліза, а при 200оС – вище нього.

3.3 Вимоги до вибору компонентів сплавів для термоелектродного дроту

Різні термоелектричні властивості окремих термоелектродних матеріалів можна пояснити на основі електронної теорії твердих тіл, якщо прийняти деякі спрощенні припущення. Але кількісну оцінку в більшості випадків провести не можливо. Тому характеристики  термоелектричних властивостей вивчають на основі емпірично знайдених залежностей. Якщо будь-який елемент мало розчинний в іншому, основному металі, то він має приблизно тіж самі властивості, що і основний метал. Якщо елемент розчиняться в основному металі повністю, то він значно відрізняться по термоелектричному потенціалу від основного метала.

Якщо елемент  по Періодичній системі має порядковий номер менше, ніж елемент , то при розчині малої кількості елемента  в елементі  зміна т.е.д.с.  елементу  зростає, і навпаки.

Якщо елементи  і  розташовані в одній групі Періодичної системи, то їх взаємний вплив, за виключенням сплавів на основі платини, дуже малий. Виключенням з цього правила є сплави на основі нікелю, палладія та платини, в яких розчинені мідь, золото та срібло, а також тверді розчини алюмінію, кремнію чи марганцю в залізі чи нікелі.

В потрійних чи більш складних сплавах взаємний вплив прослідкувати не вдається.

Малі зміни складу розчину не повинні впливати на його термоелектричний потенціал, тому виготовлення сплавів з однаковими термоелектричними властивостями не представляє складностей. Легуючі домішки повинні покращувати корозійну стійкість сплавів, але ніяким чином не погіршувати її.

3.4 Принципи вимірювання температури з допомогою термоелектричних термометрів

- Згідно закону гомогенного контуру в замкненому контурі, котрий складеться з одного гомогенного провідника, струм відсутній, навіть якщо окремі перерізи провідника мають різні температури. Звідси витікає: в контурі з двох різних термоелектродів, місця контакту котрих мають різну температуру, т.е.д.с. не залежить від розподілу температури вздовж термоелектродів.

- Згідно закону проміжного провідника сума напруг в контурі, котрий складається з великої кількості теплоелектродів, дорівнює нулю, якщо всі термоелектроди мають однакову температуру.

- Виходячи з цього закону, можливо розімкнути термоелектричний контур в будь-якому  місці і включити до нього один чи декілька однакових чи різних провідників. Якщо місця їх зєднання знаходяться при однаковій температурі, то не виникає ніяких паразитних т.е.д.с. ( рис 3.2)

Рисунок 3.2 -  Термоконтур з термоелектродами А та В:

а – а термоелектрод А вставлений провідник С з вимірювальним приладом, в термоелектрод В вставлений провідник D; t1  і t2 -  температури спаїв термоелектродів А і В; t3 – температура спаїв термоелектрода А і провідника С, а також термоелектрода В і провідника D; Іа і Іб  - спаї B/A, A/B при температурах t1  і t2; ІІа і ІІб – спаї A/C, C/A при температурі t3;

ІІІа та ІІІб – спаї B/D, D/B при температурі t3;

б – до вільних кінців термопари підєднаний провідник С з вимірювальним приладом (температура спаїв А з С і С з В дорівнює t1)

- Можливо роз’єднати контур  в місцях контакту, наприклад на вільному кінці термопари і вставити в нього інших провідник. Треба тільки на кінцях обох термоелектродів в розімкнутому місці контакту підтримувати однакові температури (рис 3.2), тоді розподіл температур вздовж провідника не буде впливати на т.е.д.с.

- Як видно з (рис3.2) різні провідники-термоелектроди входять до термоелектричного контуру попарно і з протилежною направленістю струму по відношенню до місць контакту. Тому т.е.д.с. дає вірну інформацію про температуру чи різницю температур тільки в тому випадку, якщо в контурі всі т.е.д.с. однакових пар провідників взаємно компенсуються і якщо тільки робочий та вільний кінці термопари мають різні температури.

- За законом адитивності т.е.д.с., якщо два будь яких провідника  і  мають по відношенню до третього   т.е.д.с. і , то т.е.д.с. термопари  дорівнює .

- За законом адитивності температур т.е.д.с. , котра виникла внаслідок різниці температур  і  дорівнює сумі т.е.д.с. між  і  і т.е.д.с.  між  і  таким чином . Тому, т.е.д.с.  визначається різницею між температурами   та ,

- не залежить від зміни температури термоелектродів між робочим кінцем термопари, котра знаходиться при температурі , та вільним кінцем – при температурі .

3.5 Загальні вимоги до матеріалів для термопар

Для зручності  вимірювань температури за допомогою термопар потрібно, щоб т.е.д.с. була достатньо великою і щоб електроопір термопари був не дуже високим. В такому випадку можна виміряти температуру без особливих додаткових приладів, таких як підсилювач, а також на достатньо великій відстані між термопарою та вимірювальним приладом. Крім цього характеристика термопарі має бути лінійною, а діапазон застосування термопарі достатньо широким.

Матеріали для термопар повинні мати більш високу точку плавлення, повинна бути можливість виготовлення їх в достатній кількості та стабільної якості, термопарі повинні легко оброблюватись до потрібної форми. В матеріалі термоелектродів в робочому діапазоні температур не має виникати алотропічних перетворень, котрі визивають стрибкоподібні зміни т.е.д.с. Термоелектроди повинні мати достатню корозійну стійкість і бути стійкими проти окислювального і відновлювального впливу навколишнього середовища; в процесі експлуатації в результаті окалиноутворення чи крихкості не повинні змінюватись їх термоелектричні властивості. Легуючі елементи, які входять до складу сплаву, не повинні дифундувати на поверхню в результаті селективного окислення чи випаровуватись при високій температурі. Якщо ці умови задовольняються при довгій експлуатації, то отримують рівномірну і стабільну залежність т.е.д.с. від температури. При цьому значення т.е.д.с. термопар в усьому робочому діапазоні лежать в межах допустимих похибок. Крім цього потрібно звертати увагу на те, щоб т.е.д.с. можливо менше змінювалась при механічних навантаженнях термопари, таких як розтяг, згин, скручування та зминання. На властивості термоелектродів особливо впливає холодна деформація. Тому для досягнення стабільності т.е.д.с. термоелектроди чи термопари часто стабілізують електронагріванням при достатньо високій температурі.

Вплив негомогенності

В термопарі можуть виникати паразитні т.е.д.с., якщо на ділянці термоелектрода з зміненим через згинальне окислювання хімічним складом спостерігається зміна температури. Термоелектроди термопари з часом можуть стати негомогенними, якщо термометр тільки частково введений в піч і на ньому спостерігається перепад температури. Вона різко зменшується при зниженні температури і не впливає на результати вимірювань при постійній глибині занурення в вимірювальне середовище. Однак, якщо остання змінюється, котра виникла через окислення негомогенність складу може призвести до збільшення похибки. Така похибка, повязана з негомогенністю, котра виникла в процесі експлуатації, може бути непомітною, якщо довгі термоелектричні термометри перевіряють в коротких трубчастих печах. Негомогенність окремого термоелектрода може бути виявлена , якщо термоелектрод, підключений до показуючого приладу, протягувати через гарячу ванну і безпосередньо над поверхнею ванни охолоджувати до температури навколишнього середовища.

3.6  Будова робочих спаїв термопар

Металеві електроди для вимірювання температур до 150оС паяють м’якими припоями, до більш високої температури – твердими, але частіше всього їх спаюють між собою в нейтральній атмосфері. Часто буває достатнім лише прижати кінці термоелектродів до гомогенного металу. Можливо також занурити їх у розчин легкоплавкого металу чи вдавити кінці термоелектродів в поверхню металу. Термоелектроди малого перетину з’єднують друг з другом через тонкий гальванічно нанесений шар металу.

Урахування відхилень температури вільних кінців термопари від нормальної температури (0оС)

Температуру вільних кінців термопарі  не завжди підтримують при опорній температурі . Дуже часто вимірювальні прилади градуюють для опорної температури  рівною +20оС, при застосуванні термостатів +50оС, а в деяких випадках навіть +60оС, при цьому величини т.е.д.с., здвигаються на величину т.е.д.с. для 20,50 чи 60 оС відносно 0. Тому в загальному випадку кожна основна величина градуйованої таблиці чи градуйована крива термопари повинна бути знижена чи збільшена на різницю т.е.д.с., отриману з різниці температур  і , в залежності від того, вище чи нижче вимірювальна температура , в порівнянні з опорною , при якій був градуйований прилад.

3.7 Розрахунок впливу температури вільних кінців термопари

Оскільки термопарами вимірюють різницю температур, виміряна т.е.д.с. залежить не тільки від температури робочого спаю, але й температури вільних кінців термопари. Виміряна температура  дорівнює температурі, визначеній по градуюванню температури, якщо температура вільного кінця термопари , дорівнює опорній температурі , яка покладена в основу градуювання термопарі, або якщо температура вільних кінців знаходиться навколо неї в допустимих межах. Якщо вимірювальний прилад має шкалу в градусах Цельсія, то необхідно температуру вільних кінців термопари  підтримувати можливо ближчою до опорної температури  (0 або 20оС).

При відхиленні температури вільних кінців  від опорної , виміряне значення т.е.д.с.  має бути скореговане на величину , яка відповідає цьому відхиленню. Для температури вільних кінців від 0 до 60оС т.е.д.с.  змінюється практично лінійно різниці температур . Тому, згідно рис. 3.3 виміряне значення т.е.д.с.  повинно бути збільшене на . При цьому т.е.д.с. , котра відповідає температурі , буде рівною .

Середнє значення  для інтервалу температур від 0 до 60оС можна визначити з таблиці. В ній же вказані значення т.е.д.с., на які треба зменшувати основні величини т.е.д.с. термопар по ДИН 43710, якщо опорна температура 20, 50 чи 60 оС.

Рисунок 3.3 - Визначення температури об’єкта при відхиленні температури вільних кінців термопари   від опорної :

- дійсна тенмпература;  - виміряна температура;  - виміряна т.е.д.с.;  - дійсна т.е.д.с. при температурі

Таблиця значень  для температури вільних кінців термопари

від 0 до 60оС та зміна її т.е.д.с.

Таблиця 3.1

| Термопара | , мВ/К | , мВ, при , оС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 50 | 60 |
| Cu-CuNi Fe-CuNi NiCr-Ni PtRh10-Pt | 0,040 0,052 0,040 0,00583 | 0,80 1,05 0,80 0,113 | 2,05 2,65 2,02 0,299 | 2,48 3,19 2,43 0,364 |

Показання вимірювальних приладів з температурною шкалою вірні в тому випадку, коли . При відхиленні температури вільних кінців  від опорної температури вимірювальна температура  може бути отримана з відрахованого значення  при введенні коефіцієнта кореляції С:

.

Так як  в інтервалі температур, близькому до температури вільних кінців, пропорційна , а поблизу вимірювальної температури  пропорційна , то має бути

і .

Тому  може бути розрахований з співвідношення вимірювань т.е.д.с. від температури при опорній температурі , до вимірюваної т.е.д.с. при вимірювальній температурі :

Коефіцієнт корекції  залежить від типу термопари та значення вимірюваної температури (рис 3.4). В загальному випадку з збільшенням температури, значення коефіцієнта  зменшується. Якщо характеристика термопари лінійна, то , що приблизно виконується для термопари хромель-алюмель.

Рисунок 3.4 - Коректурний фактор С для різних термопар в залежності від виміряної температури  при опорній температурі  =  = 0оС

1 – платинородій-10-платина; 2 – мідь-константан;

3 – залізо-константан; 4 – хромель - алюмель

3.8 Похибки термоелектричних термометрів

При оцінці похибок, виникаючих при вимірюванні температури термоелектричними термометрами необхідно враховувати:

- Межа допустимих похибок термопари , котра інколи поставляється з більш вузькими допусками. Термопари повинні бути виготовлені з термоелектродів , котрі поставляється виготовниками, як взаємовідповідними.

- Відрізняти межу допустимої похибки від похибки конкретної термопари, котра визначається її характеристикою.

- Похибка та межа допустимої похибки компенсаційних дротів, до яких застосовані ті ж самі вимоги, що і для термопар. Додатково потрібно враховувати: похибку через неправильне під’єднання полюсів, через неправильний вибір та різної т.е.д.с. термопар і компенсаційних дротів.

- Вплив температури вільних кінців термопари.

- Похибка внаслідок зміни опору кола термопари:

а) при вимірюванні методом гальванометра через неточність підстроювання опору кола і його температурної зміни в експлуатації, а також через паралельне підключення декількох термопар до одного вимірювального пристрою.

б) при вимірюванні методом гальванометра з частковою компенсаціє або без неї  з вимірювальним підсилювачем, а також при вимірюванні компенсаційним методом похибкою, яка виникає через опір кола термопари, можна знехтувати

6. Похибка через неточне встановлення або нестабільності струму потенціометра в схемах зі зміщенням нуля, а також при компенсаційному методі, а в деяких випадках і похибка, котра виникає при корегуванні впливу температури вільних кінців в вимірювальних схемах, при нестабільності температури .

7. Похибка вимірювального пристрою, котра визначається його класом точності і температурною похибкою.

8. Інші, частіше всього незначні похибки, зумовлені чуттєвістю нуль-гальванометра, похибкою підбирання манганинових опорів в вимірювальній схемі, похибкою настроювання потенціометра. Також можна врахувати похибку електричного фільтру чи випрямляча.

Огляд можливих похибок вимірювання

Огляд значень похибок вимірювання, котрі можуть виникнути при різних методах і діапазонах вимірювання, в залежності від типу термопари. Для розрахунках похибок при вимірюванні методом гальванометра використані допустимі відхилення по ДИН 43710, для компенсаційних приладів і перетворювачів взяті половинчасті допуски. Для мілівольтметрів враховані клас точності і температурні похибки. Коливання температури навколишньої середи і температури вільних кінців прийняті  К, вимірювання опору вимірювального кола   Ом. Для компенсаційного методу з потенціометром, повинна бути додатково врахована похибка, пов’язана з величиною діапазону вимірювання, і для безнульових діапазонів - похибка початку шкали; при використанні цифрових пристроїв слід враховувати тільки останню, так як у таких пристроях похибка не залежить від діапазону вимірювання.

Вплив збурень на точність вимірювання в технічних установках

Додатково можуть виникнути ще деякі похибки вимірювання, котрими не можна нехтувати, і які виникають головним чином через шунтування термопари через погану ізоляцію її термоелектродів, компенсаційних і з’єднувальних дротів, а також через виникнення гальванічних пар.

Якщо при підключенні декількох термоелектричних термометрів через перемикач до спільного вимірювального пристрою вони мають спільний полюс, то при недостатній електричній ізоляції термопар від вимірювального об’єкту можуть виникнути гальванічні струми збурень, оскільки термопари електролітично зв’язані між собою через заземлення. Через те що температура опору керамічних ізоляторів знижується, похибка при високих температурах може бути досить високою. Тому перемикання термопар має бути двополюсним.

Компенсаційні і з’єднувальні дроти також мають бути добре ізольованими друг от друга та від землі. З’єднувальні дроти також повинні бути добре ізольовані в відповідності до вимог VDE для ізольованих дротів точних установок. Насамперед місця з’єднання компенсаційних дротів в голівці термометра і в термостаті вільних кінців повинні бути добре захищенні від вологи, соляних парів і кислотних флюсів для пайки, щоб не могли виникнути гальванічні пари. Висока в порівнянні з т.е.д.с. гальванічна е.д.с. може призводити до великої похибки. Похибка вимірювання буде збільшуватись з збільшенням довжини між робочим спаєм термопари та перемичкою.

При високій температурі, якщо матеріал ізолятора, стає при цьому електропровідним, між двома ізольованими один від другого термоелектродами може виникати гальванічна різниця потенціалів.

При цьому вимірювальна температура може бути заниженою, як при простому шунтуванні, але може бути й зависокою.

При вимірюванні температури в електричних печах, нагрівачі яких зазвичай заземлені, в вимірювальному приладі можуть виникнути струми збурень через заземлення. При температурі нагрівання вище 1000оС після вимкнення печі, покази приладів різко збільшуються чи зменшуються. Це явище спостерігається при живленні нагрівачів як постійним так і змінним струмом. Похибка вимірювання спостерігається погіршенням ізоляції при високій температурі. Струм від нагрівача може протікати через термоелектрод до землі, в результаті чого на т.е.д.с. термопари накладається додатне або від’ємне коливання напруги. Цю похибку можна скорегувати за допомогою екранування термометра зовнішнім заземленим захисним чохлом.

Також потрібно враховувати похибку вимірювання через неточне встановлення термометра чи великих градієнтів температур

3.9 Експериментальне визначення температур при зварюванні

Експериментальне визначення температур при зварюванні має свої переваги перед розрахунковим в точності отриманих результатів, хоча і поступається йому в можливостях отримання масивів результативних даних та, особливо, в можливостях аналізу загальних закономірностей. Правильним слід вважати підхід, при якому обидва методи доповнюють один одного, а рішення, щодо використання того чи іншого методу, приймається з урахуванням конкретних обставин і поставлених задач.

Існує багато методів експериментального визначення температури 20. Розглянемо лише ті, які можуть бути ефективно використані при зварюванні. Один із найпростіших методів полягає у використанні кольорових індикаторів температури. Це речовини, які при певній температурі змінюють свій колір, внаслідок протікання в них різного роду фізичних процесів (структурних змін) або хімічних реакцій. Конструктивно кольорові індикатори температури оформлюються у вигляді термофарб або термоолівців. Деякі термофарби безперервно змінюють свій колір (в діапазоні 400...700 К), що дозволяє стежити за положенням ізотермічних ліній. Інші термофарби різко змінюють свій колір при певній температурі і зберігають його надалі. Існують термофарби  для діапазону температур 300...1800 К з одно-, дво-, три-, чотириразовими змінами кольору при різних температурах.

Термоолівці виготовляють на тій же компонентній базі, що й термофарби. Їх використовують в діапазоні температур 340...950 К з градацією в 50...80 К. Наносячи різними термоолівцями риски, як крейдою, можливо швидко визначити розподіл температур при зварювальному нагріванні по зміні кольору нанесеної риски, наприклад, зеленого на коричневий, блакитного на бежевий тощо. З їх допомогою можна легко визначити розміри зони, нагрітої до заданої температури, момент часу, в який досягається задана температура. Цей метод зручний також для визначення температури підігрівання виробу перед зварюванням. Точність таких вимірів температури може сягати кількох Кельвінів при застосуванні термофарб або термоолівців відповідного класу. Докладні відомості про кольорові індикатори температури, які базуються на різних хімічних та фізичних явищах, можна знайти в роботі 23.

Найчастіше для вимірювання температури при зварюванні використовують термопари. Термопара являє собою два тонких ( 0,1...0,5 мм) дротяних провідники з різних металів, з’єднані між собою в двох точках (на обох кінцях) паянням або зварюванням. Такі місця з’єднання називають спаями термопари (Сп 1, Сп 2, Рисунок ). Якщо між спаями має місце різниця температур, то в електричному колі, яке вони утворюють разом з провідниками термопари, виникає струм внаслідок різниці в густині “вільних” електронів (електронного газу). Такий струм називається термоелектрострумом, а різниця потенціалів, яка приводить до його появи, називається термоелектрорушійною силою (скорочено: термо-е.р.с.).

Рисунок 3.5 - Схема вимірювання температури термопарою

Величина термоелектрорушійної сили залежить від природи металів, які утворюють термопару, але головне те, що вона пропорційна різниці температур між холодним і нагрітим спаями термопари. Фіксуючи температуру холодного спаю термопари якоюсь певною величиною (зазвичай, використовується термостат, наприклад, з льодом, який розтає  його температура 298,16 К (0 С)) і нагріваючи інший (гарячий) спай до деяких відомих температур, складають таблицю або графік залежності величини термо-е.р.с. (показання гальванометра ) від температури гарячого спаю. Такі таблиці чи графіки називаються градуювальними. Тепер, якщо нагріти гарячий спай до невідомої температури і заміряти показання гальванометра , можна шляхом нескладної інтерполяції градуювальних таблиць (або графіків) знайти цю невідому температуру. Записуючи послідовно показання гальванометра , можна отримати зміну температури точки, де поміщено гарячий спай термопари, в часі [23] .

Зрозуміло, що головними вимогами до матеріалів, з яких виготовляють дроти термопар, є по-перше: якнайбільше значення термоелектрорушійної сили при роботі в парі і по-друге: по можливості пряма пропорція між значеннями різниці температур та термо-е.р.с. Тому для виготовлення термопар використовують, як правило, спеціально розроблені для цих цілей сплави і рідше  чисті тугоплавкі метали. Властивості найбільш використовуваних з них наведені в Таблиця 3. 1. В залежності від вимірюваного діапазону температур, необхідної точності та інших можливих вимог використовують пари мідь-константан, хромель-копель, платинородій-платина та інші комбінації. Для цілей вимірювання температур при зварюванні найчастіше використовують термопари хромель-алюмель, які здатні витримувати температури до 1500 К і забезпечують при цьому термо-е.р.с.  40 мкВ/К.

Діапазон температур, які можна вимірювати за допомогою термопар дуже широкий: від близьких до абсолютного нуля, до температур плавлення найбільш тугоплавких металів. В діапазоні температур до 1900 К термопари є одним з найбільш надійних засобів вимірювання температури твердих металів та інших об’єктів.

Таблиця 3. 1

Матеріали, придатні для виготовлення термопар

| Матеріал | Температура плавлення, К | Термо-е.р.с. відносно платини, мкВ/К | Гранична температура металу при вимірюваннях, К* |
| --- | --- | --- | --- |
| Алюмель (95 % + 5 % ) | 1723 | -(10,2...13,8) | 1300/1550 |
| Залізо чисте | 1800 | +18,0 | 900/1100 |
| Константан (60 % + 40 % ) | 1500...1550 | -35,0 | 900/1100 |
| Копель (56 % + 44 % ) | 1523 | -40,0 | 900/1100 |
| Молібден | 3270 | +13,1 | 2300/2800 |
| Платинородій (90 % + 10 % ) | - | +6,4 | 1600/1900 |
| Хромель (90 % + 10 % ) | 1723 | +(27,1...31,3) | 1300/1550 |

*Чисельник при тривалих, знаменник – короткочасних вимірюваннях.

Точність вимірів температур термопарами залежить від щільності контакту спаю термопари з металом, що забезпечує однакову температуру спаю і металу. З метою покращання контакту спай термопари або приварюють контактним зварюванням до металу, або карбують в невеликий отвір ( 1,5... 2,0 мм). Крім того, при швидкій зміні температури металу, температура в районі спаю термопари може бути дещо іншою (дається взнаки тепловідведення в метал дротинок термопари), доцільно використовувати якнайтонші термопарні дротинки.

При необхідності вимірювань температур, більших за 2000 К або температур розплавлених металів чи шлаків (або, наприклад, температури зварювальної дуги), використовують оптичні методи. Оптичний метод вимірювання температури ґрунтується на аналізі спектру світимості поверхні нагрітого об’єкта і, таким чином, виключає прямий фізичний контакт нагрітого тіла з вимірювачем температури. Прилади, які реалізують цей метод вимірювань температури називаються пірометрами.

Пірометри для визначення температури при зварюванні використовуються значно рідше, ніж термопари. Точність вимірювання температури пірометром значно гірша, ніж у термопари. Основною їх перевагою є відсутність механічного контакту з поверхнею де вимірюють температуру. Вони зручні як датчики зворотного зв’язку у випадку безперервного стеження за зоною зварювання або за ванною розплавленого металу. Пірометри розрізняють за багатьма ознаками: за областю спектральної чутливості, методом вимірювання випромінювання, за конструкцією приймача випромінювання (термоелектричні, фотоелектричні, нитка розжарення, яка зникає тощо).

В техніці існує також багато інших прямих та опосередкованих методів вимірювання температури, наприклад, електронно-оптичні перетворювачі, спектроаналізатори ін. Але в дослідженні зварювальних процесів вони використовуються дуже рідко  у виняткових випадках [24].

Реєстрація (запис) виміряних температур, зазвичай, виконується шляхом перетворення сигналу, який вимірюється, в електричний з послідовною подачею його на пристрій, який наочно показує виміряний сигнал і записує його. Термопари в цьому випадку зручні тим, що їхній сигнал (термо-є.р.с.) може безпосередньо подаватися на реєструючий прилад (самописець або аналого-цифровий перетворювач комп’ютера).

Виходячи з наведеного, для реєстрації температур застосовується вимірювальний комплекс в складі термопари (хромель-алюмелевої, гр. ХА), термостату 6 та цифрового вимірювального приладу 7, який забезпечує виміри термоелектрорушійної сили термопари.

Стандартні значення термоелектрорушійної сили (е.р.с.), mV для хромель-алюмелевої термопари (гр. ХА).

| ОС | 0 | 5 | ОС | 0 | 5 | ОС | 0 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -50 | -1,86 |  | 10 | 0,4 | 0,6 | 110 | 4,51 | 4,72 |
| -40 | -1,5 | -1,68 | 20 | 0,8 | 1,0 | 120 | 4,92 | 5,13 |
| -30 | -1,14 | -1,32 | 30 | 1,2 | 1,41 | 130 | 5,33 | 5,53 |
| -20 | -0,77 | -0,96 | 40 | 1,61 | 1,82 | 140 | 5,73 | 5,93 |
| -10 | -0,39 | -0,59 | 50 | 2,02 | 2,23 | 150 | 6,13 | 6,33 |
|  | 0 | -0,2 | 60 | 2,43 | 2,64 | 160 | 6,53 | 6,73 |
|  | 0 | +0,2 | 70 | 2,85 | 3,06 | 170 | 6,93 | 7,13 |
|  |  |  | 80 | 3,26 | 3,47 | 180 | 7,33 | 7,53 |
|  |  |  | 90 | 3,68 | 3,89 | 190 | 7,73 | 7,93 |
|  |  |  | 100 | 4,1 | 4,31 | 200 | 8,13 | 8,33 |
| 210 | 8,53 | 8,73 | 310 | 12,62 | 12,83 | 410 | 16,82 | 17,03 |
| 220 | 8,93 | 9,14 | 320 | 13,04 | 13,25 | 420 | 17,24 | 17,45 |
| 230 | 9,34 | 9,54 | 330 | 13,45 | 13,66 | 430 | 17,66 | 17,87 |
| 240 | 9,74 | 9,96 | 340 | 13,87 | 14,08 | 440 | 18,08 | 18,29 |
| 250 | 10,15 | 10,35 | 350 | 14,29 | 14,5 | 450 | 18,5 | 18,72 |
| 260 | 10,56 | 10,77 | 360 | 14,71 | 14,92 | 460 | 18,93 | 19,15 |
| 270 | 10,97 | 11,18 | 370 | 15,13 | 15,34 | 470 | 19,36 | 19,57 |
| 280 | 11,38 | 11,59 | 380 | 15,55 | 15,76 | 480 | 19,78 | 20,0 |
| 290 | 11,8 | 12,01 | 390 | 15,97 | 16,18 | 490 | 20,21 | 20,43 |
| 300 | 12,21 | 12,42 | 400 | 16,39 | 16,61 | 500 | 20,64 | 20,86 |
| 510 | 21,07 | 21,28 | 610 | 25,33 | 25,54 | 710 | 29,56 | 29,77 |
| 520 | 21,49 | 21,71 | 620 | 25,75 | 25,97 | 720 | 29,98 | 30,19 |
| 530 | 21,92 | 22,13 | 630 | 26,18 | 26,39 | 730 | 30,4 | 30,61 |
| 540 | 22,34 | 22,56 | 640 | 26,6 | 26,82 | 740 | 30,82 | 31,03 |
| 550 | 22,77 | 22,99 | 650 | 27,03 | 27,24 | 750 | 31,23 | 31,44 |
| 560 | 23,2 | 23,41 | 660 | 27,45 | 27,66 | 760 | 31,65 | 31,86 |
| 570 | 23,62 | 23,84 | 670 | 27,87 | 28,08 | 770 | 32,07 | 32,28 |
| 580 | 24,05 | 24,27 | 680 | 28,29 | 28,51 | 780 | 32,48 | 32,69 |
| 590 | 24,48 | 24,69 | 690 | 28,72 | 28,93 | 790 | 32,9 | 33,11 |
| 600 | 24,9 | 25,12 | 700 | 29,14 | 29,35 | 800 | 33,31 | 33,51 |
| 810 | 33,71 | 33,92 | 910 | 37,76 | 37,96 | 1010 | 41,7 | 41,89 |
| 820 | 34,12 | 34,33 | 920 | 38,16 | 38,36 | 1020 | 42,08 | 42,28 |
| 830 | 34,63 | 34,74 | 930 | 38,56 | 38,76 | 1030 | 42,27 | 42,67 |
| 840 | 34,94 | 35,15 | 940 | 38,96 | 39,16 | 1040 | 42,86 | 43,05 |
| 850 | 35,35 | 35,55 | 950 | 39,35 | 39,55 | 1050 | 43,24 | 43,43 |
| 860 | 35,75 | 35,96 | 960 | 39,75 | 39,95 | 1060 | 43,62 | 43,91 |
| 870 | 36,16 | 36,36 | 970 | 40,14 | 40,34 | 1070 | 44,0 | 44,19 |
| 880 | 36,56 | 36,76 | 980 | 40,53 | 40,73 | 1080 | 44,38 | 44,57 |
| 890 | 36,96 | 37,16 | 990 | 40,92 | 41,12 | 1090 | 44,76 | 44,95 |
| 900 | 37,36 | 37,56 | 1000 | 41,31 | 41,51 | 1100 | 45,14 | 45,33 |
| 1110 | 45,52 | 45,71 | 1140 | 46,64 | 46,83 | 1170 | 47,75 | 47,94 |
| 1120 | 45,99 | 46,08 | 1150 | 47,01 | 47,2 | 1180 | 48,12 | 48,3 |
| 1130 | 46,27 | 46,46 | 1160 | 47,38 | 47,57 | 1190 | 48,48 | 48,67 |
| 1200 | 48,85 |  |  |  |  |  |  |  |

  - Робота установки. Виконання експерименту

Спочатку, перед кожним дослідом, за допомогою зразка-макета, який являє собою очищений від обмазки електродний стержень, який поміщається в електродотримачі замість дослідного електрода, виставляється необхідне (задане) значення струму шляхом регулювання його перемиканням важелів баластного реостата.

Електроди вибраних марок маркуються відповідно до вимог експерименту, прожарюються в печі при температурі не нижче 300С не менше, ніж три години, і після цього на протязі не довше 3-х діб повинні бути використані для дослідів. В противному разі операцію прожарювання повторюють.

Посередині кожного електрода за допомогою наждачного каменя робиться невелика зачистка покриття до появи ділянки чистого металу електродного стержня (площею до 3…4-х квадратних міліметрів).

До очищеної таким способом ділянки металу стержня приєднується методом зварювання гарячий спай термопари. Таке з’єднання дає змогу забезпечити надійний тепловий контакт термопари і стержня, мінімально впливаючи на тепловий стан електрода в місці під’єднання термопари.

Електрод з під’єднаною термопарою поміщається в електродотримачі, де фіксується гвинтовими притискачами.

Відновлюється вимірювальне електричне коло термопари, перевіряються надійність та міцність закріплень інших проводів, в тому числі електричних силових кабелів (рис. 3.6):

Рисунок 3.6 -  Блок-схема експериментальної установки

- Джерело живлення

- Реостат

- Шунт 30075 mV

- Мілівольтметр 75 mV

- Пристрій для закріплення електрода

а) платформа

б) рухомий затискач

в) ізолятор

г) нерухомий затискач

h) нагрітий спай термопари

с) холодний спай термопари

6. Термостат

7. Реєстратор термоелектрорушійної сили

Вимірювальні прилади, які фіксують час експерименту (секундомір), величину струму (mV) та величину термоелектрорушійної сили (mA), розміщують в безпосередній близькості один біля одного – в процесі виконання досліду показання цифрових приладів записуються на відео, з тим щоб полегшити подальшу розшифровку.

За командою керівника експерименту вмикаються послідовно: запис на відеокамеру, секундомір, джерело живлення.

Електрод нагрівається струмом джерела живлення:

а) до температури теплового насичення (коли температура перестає збільшуватись), або:

б) до температури кінця безпечного існування електрода (такою температурою вважалась температура стержня 800С для покритого електрода і  1300С для електрода без обмазки що відповідає значенню термоелектрорушійної сили 33,31 мВ і 53,09 мВ відповідно).

Після нагрівання електрод охолоджувався в повітрі, температура стержня  продовжувалась фіксуватись.

Для уникнення впливу повітряних течій на параметри нагрівання і, особливо, охолодження електрода приміщення, де проводились експерименти, ретельно ізолювалось на період виконання дослідів; пересування людей в приміщенні, де проводились експерименти, під час досліду не допускалось.

Результати записів (показання приладів) розшифровувались після проведення дослідів у ручному режимі:

а) показання шунтового мілівольтметра з пропорції 300А = 74 мВ;

б) показання термопарного міліамперметра – за таблицею стандартних значень термоелектрорушійної сили хромель-алюмелевої термопари (наведена в додатку) [25].

Достатньо великий внутрішній опір термопарного вимірювального приладу (не менше 100 МОм за паспортом) дозволяв вважати його покази значенням термоелектрорушійної сили за абсолютною величиною.

Похибка вимірювань, визначена згідно паспортних даних вимірювальних приладів шляхом поглинання більшою похибкою меншої, складає величину в межах від 0,1% при температурі 1000С до 1% при температурі 100С.

За результатами розшифровки складались таблиці і будувались графіки (частково наведені в тексті) для подальшого аналізу.

  - Про співвідношення теплових втрат електрода на конвекцію і випромінювання.

Проходження електричного струму по електроду приводить до його нагрівання  тим більш інтенсивного, чим більша величина струму. Але одночасно з накопиченням теплоти в електроді (і відповідним збільшенням його температури) відбувається і тепловіддача в навколишнє середовище. При необмежено тривалому проходженні струму через електрод поступово встановлюється рівновага між енерговиділенням електричного струму в матеріалі електрода і віддачею теплоти довкіллю, яка характеризується досягненням певної рівноважної температури  (рис. 3.7). Величина цієї температури визначається як силою струму, що проходить по електроду, так і параметрами тепловіддачі з його поверхні [26].Звичайно, така рівновага можлива в межах фізичного існування електрода  при досягненні ним температури плавлення (або близької до неї) електрод руйнується і рівноважна температура не досягається [27].

Рисунок 3.7 - Графік зміни температури в часі при нагріванні електрода струмом електрода 3 мм без покриття.

І якщо накопичення теплоти в електроді регулює лише величина струму (вірніше, густина струму, з огляду на можливість застосування при однакових струмах електродів різних діаметрів), то теплова віддача з поверхні електрода йде двома шляхами  конвекцією через нагрівання повітря і обтікання ним електрода і випромінюванням електромагнітних хвиль (тепловою радіацією). Вклад кожного з цих складових у загальний тепловий потік з поверхні нагрітого електрода можна оцінити розділивши їх хоча б теоретично при аналізі кривої охолодження того ж самого електрода після припинення проходження по ньому електричного струму (рис. 3.8).

Рисунок. 3.8 - Графік зміни температури в часі при охолодженні електрода в повітрі електрода 3 мм без покриття.

Тепловий потік випромінювання нагрітого тіла описує відомий закон СтефанаБольцмана:

Густина теплового потоку випромінювання  пропорційна четвертій степені абсолютної температури поверхні тіла :

(3.1)

де:   коефіцієнт пропорційності.

Тоді кількість теплоти, яка покидає тіло випромінюванням, визначить залежність:

(3.2)

де:  – температура поверхні (абсолютна  за шкалою Кельвіна);

площа поверхні, яка випромінює;

час, на протязі якого відбувалось випромінювання.

Коефіцієнт пропорційності  залежить від стану поверхні тіла і подається у вигляді двох співмножників:

де:   коефіцієнт Стефана  постійна величина, яка характеризує випромінювання енергії (теплоти) абсолютно чорним тілом:

= 5,67032(71)10  8  Дж/(м2секК4);

ступінь чорноти тіла: для абсолютно чорного тіла  = 1.

Для поверхонь реальних тіл значення коефіцієнта  залежить від природи тіла, характеру поверхні, і від температури.

Наприклад, для окислених неполірованих поверхонь сталі  = 0,6...0,9, а для поверхні алюмінію  = 0,05...0,2.

Коефіцієнти  і   це коефіцієнти обміну тепла радіацією, вони однакові і для випромінювання, і для поглинання електромагнітних хвиль.

В реальних умовах тіло, яке віддає, або поглинає теплоту завжди оточене іншими тілами, які теж випромінюють тепло. Через це на тіло діють два теплових потоки у протилежних напрямках  від тіла до навколишніх тіл і навпаки. У випадку, який розглядається тут, в першому (спрощеному) наближенні потоком променистих енергій від навколишнього середовища до розпеченого електрода припустимо знехтувати, з огляду на велику різницю температур між електродом ~ 400…1000 К і довкіллям: ~300 К.

Отже, спочатку визначимо повні теплові втрати електрода при охолодженні в повітрі (на прикладі досліду № 8  електрод  3 мм без покриття, струм нагрівання 102 А, для якого зображено графіки на рис. 3.7 і рис. 3.8). Для цього застосуємо кусочно-лінійну апроксимацію, замінивши безперервну часову функцію температури лінійними відрізками , на протязі яких знайдемо повні теплові втрати  електрода при охолодженні:

(3.3)

де:   маса електрода;

питома теплоємність електрода;

різниця температур на початку і в кінці кожного відрізка;

Для уникнення категорії часу, який може бути різним  в різних умовах охолодження різних типів електродів, віднесемо величину теплових втрат на кожному відрізку часу до величини цього відрізка.

Таким чином, можемо отримати потужність тепловіддачі  на кожному відрізку часу кусочнолінійної апроксимації в межах різниці температур початку і кінця кожного часового відрізка:

(3.4)

Вважаючи на кожному відрізку температуру приблизно постійною (середньозважена температура по відрізку) можемо присвоїти отримане значення потужності тепловіддачі цій температурі і звідси побудувати температурну залежність потужності тепловіддачі з бічної поверхні електрода.

Маса електрода, який віддає тепло (за винятком частин, що знаходяться в електродотримачах) складає 16,4 Г (0,0164 кГ)  електрод  3 мм без обмазки.

Теплоємність матеріалу електрода (низьковуглецева сталь) беремо згідно температурної залежності (графік на рис. 3.8 властивості від температури) в межах 460…1200…640 Дж/(кГК) при зміні температури від 56С до 930С.

Відрізок часу апроксимації обираємо 2 секунди для високих температур, 5 секунд для нижчих і 10 секунд для низьких температур, коли швидкість охолодження надто мала, щоб зафіксувати суттєве зменшення температури.

Результати обчислень наведені у вигляді графіка на рис. 3.9. Як бачимо щосекундна тепловіддача з поверхні електрода значно зменшується зі зменшенням температури. Але наскільки суттєво який саме з механізмів тепловіддачі (радіація чи конвекція) вносить свій вклад у загальний процес виділення теплоти охолоджуваним електродом допоможе встановити наступний крок:

Визначимо щосекундну втрату теплоти (потужність теплових втрат) за рахунок випромінювання, скориставшись тією ж апроксимаційною моделлю, що і в попередньому випадку.

На кожному відрізку апроксимації будемо вважати температуру постійною (середньозваженою по відрізку) і визначимо теплові втрати на радіацію  (променистий теплообмін) на протязі кожного відрізку :

(3.5)

де:   ступінь чорноти матеріалу електрода;

середньозважена температура кожного відрізка апроксимації;

площа бічної поверхні електрода;

тривалість відрізка часу охолодження.

Для коректного співставлення результатів і в цьому випадку теж віднесемо повну кількість теплоти, втраченої на випромінювання з поверхні електрода, до тривалості кожного відрізку часу, на протязі якого ця втрата теплоти відбувалася (згідно з планом кусочнолінійної апроксимації). Отримаємо потужність випромінювання теплоти  з поверхні електрода, який охолоджується:

(3.6)

Ступінь чорноти матеріалу електрода (низьковуглецева сталь) згідно з рекомендаціями [28] приймаємо  = 0,9 при температурі 1000С, лінійно зменшуючи цю величину до  = 0,7 при температурі 50С.

Площу поверхні електрода, яка випромінює теплоту визначимо з його розмірів  3 мм, довжина 300 мм (за винятком частини, яка знаходиться в електродотримачах і не випромінює тепло  270 мм):

м2                                     (3.7)

Результати експериментальних даних та обчислень наведені у вигляді графіків на рис. 3.9

Рисунок 3.9 - Температурні залежності тепловіддачі з поверхні електрода  3 мм без покриття: q(П)  повної; q(R)  променистої (радіаційної).

Як бачимо з графіків, наведених на рис. 3.9, вклад кожного виду тепловіддачі (променистої і конвекційної) в загальну потужність тепловиділення з поверхні розігрітого електрода далеко не однаковий і досить неоднозначний.

В класичних уявленнях про тепловіддачу [21] з ростом температури тіла вклад у тепловіддачу випромінювання повинен збільшуватись (вона пропорційна четвертій степені температури згідно закону СтефанаБольцмана), а конвекційної  відповідно зменшуватись (вона пропорційна першій степені температури згідно правилу Ньютона. Натомість ми спостерігаємо дещо іншу картину: при високих температурах (С) конвекційна тепловіддача значно перевищує променеву, в діапазоні температур 700…400С вони приблизно однакові, і лише при температурах менших за 300С променева складова тепловіддачі стає зникаюче малою порівняно з конвекційною тепловіддачею. Докладніше цю тезу характеризує рис.3.10, на якому зображено відносний (процентний) вклад конвекційної тепловіддачі в загальну потужність тепловиділення електрода при охолоджені в повітрі.

Рисунок 3.10 -  Відносний вклад конвекційної тепловіддачі в загальний баланс тепловиділення при охолодженні електрода  3 мм без покриття.

Очевидно, що такий потужний спалах конвекції при температурах, вищих за 700С пов’язаний з різкою зміною умов обтікання повітрям електродного стержня  ймовірно при високих і дуже високих температурах формується сильний турбулентний висхідний потік, який створює достатнє розрідження над електродом, здатне захоплювати значні маси холодного повітря і, які додатково охолоджують електрод. При менших температурах таке явище не спостерігається. Також очевидно й те, що різке зростання тепловіддачі при високих температурах буде інтегрально стабілізувати процес зварювання, особливо при механізованій подачі електрода, розширюючи, таким чином, межі високопродуктивних режимів зварювання в область більших значень зварювального струму. Але остання теза потребує додаткових досліджень та експериментальної перевірки.

З огляду на проблеми розрахунків температури електрода збільшення значення конвекційної тепловіддачі у формуванні загального теплового балансу погіршує перспективи досягнення консенсусу, оскільки розрахунки конвекційної тепловіддачі (як було показано вище) не являються однозначно розробленими, потребують застосування правил подібності і через те не дають реальної можливості для виведення придатних до застосування аналітичних формул.

Виконані експерименти, аналіз і розрахунки висувають вимоги більш докладного експериментального дослідження і визначення величин коефіцієнтів повної поверхневої тепловіддачі при охолодженні електродів у повітрі, з тим, щоб їх можна було використовувати у розрахунках. Далі наведені такі дані для найбільш розповсюджених типів зварювальних електродів.

Подібні результати показує й дослідження нагрівання та охолодження електрода діаметром 4 мм. Для наочності співставлень обрано дослід № 2, який проведено з електродом без обмазки на такому ж струмі нагрівання, як і в попередньому випадку  103 А.

Більша поверхня тепловіддачі і менша густина струму в електроді 4 мм призводять до меншої інтенсивності нагрівання, відповідно, меншої граничної температури, але загальні закономірності процесу зберігаються подібними (рис. 3.11):

Рисунок 3.11 - Графік зміни температури в часі при нагріванні струмом електрода  4 мм без покриття.

Охолодження в повітрі нагрітого електрода  4 мм відбувається без спонтанних вибухів конвекційної тепловіддачі  дається взнаки те, що електрод був нагрітий до меншої, порівняно з електродом  3 мм, температури (рис. 3.12):

Рисунок 3.12 - Графік зміни температури в часі при охолодженні в повітрі електрода  4 мм без покриття

Аналогічно до попереднього можемо визначити параметри тепловіддачі електрода  4 мм без покриття:

Маса електрода, який віддає тепло, для  4 мм (за винятком частин, що знаходяться в електродотримачах) складає 40,5 Г (0,0405 кГ).

Теплоємність матеріалу електрода (низьковуглецева сталь) беремо згідно температурної залежності (графік на рис. 2.6 властивості від температури) в межах 800…500 Дж/(кГК) при зміні температури від 580С до 56С.

Відрізок часу апроксимації обираємо 10 секунд для всього діапазону температур, з огляду на більшу масу електрода  4 мм і досить значну теплову інерцію. Результати обчислень наведені у вигляді графіка на рис. 3.13

Також, подібно до викладеного вище для електрода  3 мм, визначимо і в цьому випадку потужності тепловіддачі: повної та радіаційної (променистої).

Ступінь чорноти матеріалу електрода (низьковуглецева сталь) згідно з рекомендаціями [28] приймаємо  = 0,8 при температурі 600С, лінійно зменшуючи цю величину до  = 0,7 при температурі 50С.

Площу поверхні електрода, яка випромінює теплоту визначимо з його розмірів:  4 мм, довжина 400 мм (за винятком частини, яка знаходиться в електродотримачах і не випромінює тепло  = 370 мм = 037 м):

м2                       (3.8)

Результати експериментальних даних та обчислень наведені у вигляді графіків на рис. 3.13

Рисунок 3.13 - Температурні залежності тепловіддачі з поверхні електрода  4 мм без покриття: q(П)  повної; q(R)  променистої (радіаційної).

Доля (%) конвекційної складової в загальному балансі потужності тепловіддачі в залежності від температури для електрода  4 мм показана на рис. 3.14 Там же, для наочності, в тому ж діапазоні температур наведено й температурну залежність долі (%) конвекційної складової тепловіддачі для електрода  3 мм.

Як можемо бачити зі співставлення конвекційна складова в загальному балансі тепловіддачі з поверхонь електродів діаметром 3 мм і 4 мм є майже однаковою і сягає 70…90% в діапазоні температур реального нагрівання електрода при зварюванні 50…400С.

З огляду на проблеми розрахунків температури електрода збільшення значення конвекційної тепловіддачі у формуванні загального теплового балансу погіршує перспективи досягнення консенсусу, оскільки розрахунки конвекційної тепловіддачі (як було показано вище) не являються однозначно розробленими, потребують застосування правил подібності і через те не дають реальної можливості для виведення придатних до застосування аналітичних формул.

Рисунок 3.14 -  Співставлення долів (%) конвекційної складової в загальному тепловому балансі тепловіддачі для електродів без покриття  3 мм і  4 мм.

Тому, для усунення невизначеності, доведеться оперувати коефіцієнтом повної поверхневої тепловіддачі, маючи на увазі при цьому, що вклад конвекції у повну потужність тепловіддачі з поверхні електрода складає досить значну частку (70…90%, як показують експерименти).

Виконані експерименти, аналіз і розрахунки висувають вимоги більш докладного експериментального дослідження і визначення величин коефіцієнтів повної поверхневої тепловіддачі при охолодженні електродів у повітрі, з тим, щоб їх можна було використовувати у розрахунках.

Коефіцієнт повної конвекційної тепловіддачі може бути знайдений з рівняння охолодження стержня в повітрі:

(3.9)

де:   поточна температура стержня (в будь-який момент часу  після початку охолодження);

початкова температура стержня (в момент часу );

температура оточуючого середовища;

коефіцієнт температуровіддачі з поверхні стержня (с  1).

В цьому рівнянні коефіцієнт повної поверхневої тепловіддачі фігурує в неявній формі. Він входить до залежності, яка виражає коефіцієнт температуровіддачі :

(3.10)

де:   коефіцієнт повної поверхневої тепловіддачі;

об’ємна теплоємкість матеріалу стержня;

діаметр стержня.

Отже, коефіцієнт повної поверхневої тепловіддачі можна знайти, якщо відома послідовність температур при охолодженні стержня (в нашому випадку це електрод, який охолоджується) – вона визначається дослідним шляхом і результати таких дослідів наведені вище.

Знайдемо спочатку коефіцієнт температуровіддачі .

Для цього логарифмуємо рівняння охолодження стержня:

(3.11)

Виконуємо необхідні алгебраїчні перетворення:

(3.12)

З останньої рівності знаходимо коефіцієнт температуровіддачі:

(3.13)

Тепер можемо з рівняння (3.10) виразити коефіцієнт повної поверхневої тепловіддачі:

(3.14)

Підставляючи вираз для коефіцієнта температуровіддачі  з рівняння (3.13) у рівняння (3.14) одержимо аналітичний вираз для коефіцієнта повної поверхневої тепловіддачі:

(3.15)

Одержаний вираз (3.15) дає змогу знайти коефіцієнт повної поверхневої тепловіддачі з поверхні електрода, маючи комплект дослідних даних процесу його охолодження.

Оскільки в реальному процесі охолодження температурна залежність від часу хоча і є монотонно спадаючою функцією, але не являє собою ідеальну експоненту, скористаємось як і раніше методом кусочно-лінійної апроксимації. При цьому, користуючись залежністю (3.15) при визначенні коефіцієнта повної поверхневої тепловіддачі, будемо на кожному часовому відрізку апроксимації вважати початковою температурою  температуру на початку цього відрізку, поточною температурою  – температуру в кінці обраного часового відрізку, часом охолодження  – тривалість відрізку, температуру навколишнього середовища приймаємо = +15°С, діаметр електрода  в кожному разі відповідно до досліджуваного електрода: 3 мм, або 4 мм. Значення об’ємної теплоємності приймаємо згідно рекомендацій  для низьковуглецевої сталі  = 4,8106 Дж/(м3К)

Результати обробки дослідних даних і розрахунків у вигляді графіку залежності коефіцієнта повної поверхневої тепловіддачі від температури електрода  3 мм без покриття при охолодженні його в повітрі наведені на рис. 3.15

Рисунок 3.15 - Температурна залежність коефіцієнта повної поверхневої тепловіддачі для електрода діаметром 3 мм без покриття.

Як видно з рис. 3.15, при температурах, менших за 700С, коефіцієнт повної поверхневої тепловіддачі поверхні електрода має досить стабільний показник величини в межах 40…60 Дж/(секм2К), що характерно для металевих, дещо окислених поверхонь [28]. Значне зростання коефіцієнта повної поверхневої тепловіддачі в області високих температур, як уже показувалось вище, пов’язане, скоріш за все, з формуванням турбулентних потоків конвекції, які значно збільшують відбір тепла з поверхні електрода.

Аналогічні дослідження і розрахунки були проведені й для електрода  4 мм. Їх результати наведено на рис. 3.16

Рис. 3.16 - Температурна залежність коефіцієнта повної поверхневої тепловіддачі для електрода діаметром 4 мм без покриття.

Як і слід було очікувати, електрод більшого діаметру має дещо менше значення коефіцієнту повної поверхневої тепловіддачі, але воно теж зберігає досить стабільну величину 40…60 Дж/(секм2К) в області реальних температур нагрівання електрода при зварюванні.

Для більшої наочності отриманих результатів вимірювань і розрахунків коефіцієнта повної поверхневої тепловіддачі електродів досліджених діаметрів, на рис. 3.17 наведено їх співставлення в єдиній системі координат і масштабі.

Рисунок 3.17 - Температурні залежності коефіцієнтів повної поверхневої тепловіддачі, визначені для електродів без покриття  3 мм і  4 мм.

Легко бачити аналізуючи отримані результати по рис.3.17, що коефіцієнти повної поверхневої тепловіддачі, отримані в дослідах, проведених в сумірних умовах для електродів діаметром 3 мм і 4 мм показують результати, які досить щільно співпадають в широкому інтервалі температур: від 50С до 500С.

Це дає змогу рекомендувати для застосування в розрахунках нагрівання електродів струмом при зварюванні значення коефіцієнта повної поверхневої тепловіддачі в діапазоні 40…50 Дж/(секм2К) в області температур 50…300С, незалежно від розмірів електрода та інших факторів, звичайно, крім тих, які характеризують поверхневі властивості тепловіддачі.

Знання коефіцієнта повної поверхневої тепловіддачі та теплофізичних властивостей матеріалу електрода (в тому числі й залежності таких властивостей від температури) дають можливість уникнути невизначеностей і циклічних посилань, розкриття яких вимагає застосування номограм або інших штучних заходів. Створюється можливість прямого вирішення диференційного рівняння теплового стану електрода при нагріванні його зварювальним струмом, при наявності сучасних засобів математичного моделювання та  комп’ютерної техніки.

Вище показувалось, що тепловий стан електрода при нагріванні його струмом в умовах інтенсивної тепловіддачі в навколишнє середовище може описує диференційне рівняння (див. 2.35):

(3.16)

де:  – поточна температура електрода;

температура навколишнього середовища;

– коефіцієнт повної поверхневої тепловіддачі;

– питомий електричний опір матеріалу стержня;

– густина струму в електроді;

– середньозважена об’ємна теплоємкість по матеріалу електрода і обмазки;

– діаметр електрода;

– діаметр металевої струмоведучої частини електрода (стержень)

Для спрощення при перетвореннях будемо вважати початкову температуру електрода рівною температурі навколишнього середовища . Це дасть змогу розкрити дужки і врахувати початкову температуру один раз – як постійну інтегрування. Після перетворень одержимо:

(3.18)

В останньому рівнянні задаємо функції теплофізичних властивостей від температури, лінеаризуючи їх для спрощення  в інтервалі температур реального нагрівання (50…400°С):

питомий електричний опір матеріалу стержня:

(3.19)

теплоємкість матеріалу електрода:

густину матеріалу приймаємо постійною:  кг/м3.

Задаючи значення діаметрів , , густину струму  та щойно визначений коефіцієнт повної поверхневої тепловіддачі , рівняння (3.16) вирішується методом послідовних наближень для кожного значення часу з кроку перебору. Результати такого обчислення представлені на рисунках. 3.18 та 3.19:

Рисунок 3.18 - Співставлення типових результатів дослідних вимірювань і розрахунків за розробленою методикою температури електрода при нагріванні його зварювальним струмом, d=4 мм, I=128A

Співставлення результатів прямих вимірювань температури електродів при нагріванні і розрахунків, виконаних з використанням визначених експериментально в представленій роботі величин коефіцієнтів повної поверхневої тепловіддачі показало хороше сходження (рис 3.19).

Рисунок 3.19 Співставлення типових результатів дослідних вимірювань і розрахунків за розробленою методикою температури електрода при нагріванні його зварювальним струмом, d=4 мм, I=177A

В подальшому, при збільшенні оперативних даних по різним типам електродів, можлива розробка комп’ютерної програми, яка буде давати можливість швидко і достатньо точно визначити температуру, якої досягає електрод при проходженні через нього зварювального струму. Це може бути корисним розробникам нових типів електродів, виробничникам при проектуванні зварювальних технологій і визначенні діапазонів доцільних режимів зварювання, в методичних цілях – при виконанні навчальних робіт студентами зварювальних спеціальностей.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

1

ЗВ-01мн.01.00.000 ПЗ

Розробив

Мацевич А.С А.студента

Перевірив

Левченко О.Г.

Н. Контр.

Лисак В.В.

Затверд.

Квасницький В.В.

Дослідження температурного режиму плавких електродів при виконанні зварних швів електродуговим способом.

Літ.

Акрушів

КПІ  ім. І. Сікорського

IMЗ  ім. Є. О. Патона

6. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Метою розділу є забезпечення належних умов під час ручного дугового зварювання.

При експерементальних дослідженнях температури плавких електродів в процесі зварювання дуга безперервно виділяє у навколишню атмосферу гази і дим з дрібними твердими частками, переважно оксидів металу. Кількість газів та димових часток і ступінь їх шкідливості для працюючих залежить від  хімічного складу  зварювального металу, складу електродної обмазки. Для захисту працюючих використовують вентиляційні та інші пристрої.

Ручне дугове зварювання повинно здiйснюватися на стацiонарних постах, обладнаних пристроями мiсцевої витяжної вентиляцiї.У разi унеможливлення виконувати зварювання металiв на стацiонарних постах, для локального видалення пилу i газоподiбних компонентiв аерозолю вiд зварювальної дуги повиннi застосовуватися мiсцевi вiдсмоктувачi.

Електрозварник піддається небезпеці ураження електрострумом, адже він торкається струмопровідних частин зварювального ланцюгу. Особливо небезпечно в цьому відношенні зварювання всередині котлів, резервуарів та інших об’єктів, в яких зварник сидить або лежить на металі, і зварювання у вогких приміщеннях, на відкритому повітрі у вогку погоду і т.д. Для зменшення небезпеки ураження струмом необхідно суворе дотримання правил безпеки, надійне заземлення корпусу зварювальних машин та апаратів, слідкування за справністю електрозварювальної апаратури та ізоляції всіх частин зварювальної установки.

6.1. Аналіз шкідливих і небезпечних виробничих факторів (ШНВФ)

Основними небезпечними та шкідливими факторами в процесі  ручного дугового  зварювання є:

Електричний струм.

Основними причинами ураження персоналу електричним струмом є доторкання:

- до струмоведучих частин, що знаходяться під напругою в робочому режимі;

- до струмоведучих частин, що випадково опинились під напругою;

- до неструмоведучих частин, що опинились під напругою внаслідок   пошкодження електроізоляції;

- ураження електричною дугою та напругою кроку.

Виробничі приміщення з точки зору ураження електричним струмом належать до категорії особливо шкідливих. Експлуатація зовнішніх електроустановок прирівнюється до умов експлуатації в особливо небезпечних приміщеннях.

Електротехнічні вироби з точки зору безпеки повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.21-98 [24] та ДНАОП 0.00-1.32-01 [25].

В їх конструкції для захисту від ураження струмом в робочому режимі можуть використовуватись:

- ізоляція струмоведучих частин (робоча, додаткова, подвійна, посилена);

- безпечна напруга в електричному колі;

- елементи для захисного заземлення металевих неструмоведучих частин  виробу, які можуть опинитись під напругою (при пошкодженні ізоляції,порушенні режиму роботи тощо);

- оболонки для запобігання можливості випадкового доторкання до  струмоведучих частин та частин, що рухаються і нагріваються;

- блокування для запобігання помилкових дій та операцій;

- екрани та інші засоби захисту від небезпечного і шкідливого впливу.

- електромагнітних полів, теплового, оптичного і рентгенівського      випромінювання.

- засоби вилучення небезпечних і шкідливих речовин, що утворюються  в   процесі експлуатації;

- елементи, призначені для контролю ізоляції та сигналізації щодо її  пошкодження, а також для вимикання виробу при зменшенні опору ізоляції нижче від допустимого рівня;

- попереджувальні надписи, знаки, фарбування в сигнальні кольори та інші засоби сигналізації про небезпеку (у поєднанні з заходами безпеки);

- виконання вимог ергономіки.

Для захисту від ураження струмом в аварійному режимі застосовують: заземлення, занулення, вимикання, подвійну ізоляцію. Заземлення застосовують завжди при живленні від мереж з ізольованою нейтраллю та за наявності мережі з глухозаземленою нейтраллю при напрузі понад 1000 В.

У чотирьох провідних мережах з глухозаземленою нейтраллю використовують систему занулення (заземлення). Зануленню підлягає електрообладнання у виробничих приміщеннях, що живиться струмом з напругою понад 42 В змінного та 110 В постійного струму.

Захисне вимикання – високонадійна швидкодіюча система захисту, яка застосовується в пересувних електроустановках, які використовують як генератор з ізольованою нейтраллю, а також в інших випадках, коли умови експлуатації потребують високого рівня безпеки.

Шум.

Шум виникає під час роботи обладнання або при виконанні технологічних операцій, такі як різання листів металу, складання , переміщення обладнання та самої конструкції. Утворення шуму та вібрацій різної частоти та інтенсивності, з часом не гативно впливають на організм людини.

Шум може тимчасово активізувати або постійно пригнічувати психічні процеси організму людини.

Заходи та засоби захисту від шуму :

- Використання звукопоглинальних конструкцій та матеріали. Звукова ізоляція від повітряного шуму здійснюється за допомогою кожухів, екранів, перегородок. Звукоізолюючі перепони відбивають звукову хвилю і тим самим перешкоджають розповсюдженню шуму. Вони бувають одношарові та багатошарові.

- Зменшити рівень коливань конструкції або її елементів

- Раціональне розташування виробничих ділянок, устаткування та робочих місць, постійний контроль режиму праці та відпочинку працівників, обмеження у використанні обладнання та робочих місць, що не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

- Зниження рівня субʼєктивного сприйняття шуму за рахунок зсуву частотного спектра або в зону низьких частот, або в недоступну для людського слуху ультразвукову зону.

- застосування феромагнітних матеріалів, для електромагнітного шуму, з малою магнітострикцією, зменшення щільності магнітних потоків у електричних машинах за рахунок належного вибору їx параметрів, добру затяжку пакетів пластин в осереддях трансформаторів, дроселів, якорів двигунів тощо; косі пази для обмоток у статорах і роторах електричних машин, які зменшують імпульси сил взаємодії обмоток та розтягують ці імпульси в часі.

- Ізолювання джерела шуму

- Використання засобів індивідуального захисту від шуму

Випромінювання в оптичному діапазоні.

Зварювання дугою супроводжується яскравим випромінюванням світлових невидимих ультрафіолетових та теплових інфрачервоних променів. Інтенсивність випромінювання зварювальної дуги залежить від струму. Чим більший зварювальний струм тим більша інтенсивність випромінювання зварювальної дуги.

У нашому випадку ручне дугове зварювання створює ультрафіолетове випромінювання дугою. Допустимі інтенсивності ультрафіолетового випромінювання (ДСТУ 2456-94 [26]) становлять:

1) діапазон А (λ= 400-320 нм) – 10 Вт/м2 ;

2) діапазон В (λ = 320-280 нм) – 0,01 Вт/м2 ;

3) діапазон С (λ = 280-200 нм) – 0,001 Вт/м2

Шкідливі речовини.

Найбільш розповсюдженими видами забруднень під час зварювання є зварювальні аерозолі та оксиди вуглецю й азоту. Забруднюючі атмосферу, шкідливі речовини при контакті з організмом можуть викликати різні захворювання, професійні і гострі отруєння (у тому числі зі смертельними наслідками). Шкідливі речовини проникають в організм людини головним чином через дихальні шляхи, а також через шкіру і шлунково-кишковий тракт. Ефект токсичної дії різних речовин залежить від кількості речовини, що потрапила в організм, її фізико-хімічних властивостей, агрегатного стану і тривалості надходження.

У виробничих умовах часто має місце комбінована дія шкідливих речовин. У більшості випадків дія шкідливих речовин сумується (адитивна дія). Однак, можливо, коли дія однієї речовини підсилюється дією іншої (потенцююча дія), або можливий ефект комбінованої дії менше очікуваного (антагоністична дія).

Шум та вібрація.

Шум та вібрації різної частоти та інтенсивності, котрі несприятливо впливають на організм людини, можуть появитися під час роботи громісткого обладнання та переміщення виробів .

Шум один з основних шкідливих факторів в умовах сучасного виробництва. Збільшення потужності устаткування, насиченість виробництва високошвидкісними механізмами, різке збільшення транспортного потоку приводить до збільшення рівня шуму як у побуті, так і на виробництві.

Шкідливий вплив шуму на організм людини досить різноманітний. Реакція i сприйняття шуму людиною залежить від багатьох факторів: інтенсивності, частоти (спектрального складу), тривалості дії, часових параметрів звукових сигналів, стану організму.

Негативна дія шуму на людину, і перш за все на її психічний стан, обумовлена тим, що крізь волокна слухових нервів роздратування шумом передається в центральну та вегетативну нервові системи, а через них впливає і на внутрішні органи, приводячи до значних змін у функціональному стані всього організму [30].

Електробезпека

Основними причинами ураження персоналу електричним струмом є доторкання: до струмоведучих частин, що знаходяться під напругою в робочому режимі; до струмоведучих частин, що випадково опинились під напругою; до неструмоведучих частин, що опинились під напругою внаслідок пошкодження електроізоляції; ураження електричною дугою та напругою кроку.

Виробничі приміщення з точки зору ураження електричним струмом належать до категорії особливо шкідливих. Експлуатація зовнішніх електроустановок прирівнюється до умов експлуатації в особливо небезпечних приміщеннях.

Електротехнічні вироби з точки зору безпеки повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.21-98 та ДНАОП 0.00-1.32-01.

В їх конструкції для захисту від ураження струмом в робочому режимі можуть використовуватись:

- ізоляція струмоведучих частин (робоча, додаткова, подвійна, посилена);

- безпечна напруга в електричному колі;

- елементи для захисного заземлення металевих неструмоведучих частин    виробу, які можуть опинитись під напругою (при пошкодженні ізоляції, порушенні режиму роботи тощо);

- оболонки для запобігання можливості випадкового доторкання до струмоведучих частин та частин, що рухаються і нагріваються;

- блокування для запобігання помилкових дій та операцій;

- екрани та інші засоби захисту від небезпечного і шкідливого впливу електромагнітних полів, теплового, оптичного і рентгенівського випромінювання;

- засоби вилучення небезпечних і шкідливих речовин, що утворюються в процесі експлуатації;

- елементи, призначені для контролю ізоляції та сигналізації щодо її пошкодження, а також для вимикання виробу при зменшенні опору ізоляції нижче від допустимого рівня;

- попереджувальні надписи, знаки, фарбування в сигнальні кольори та інші засоби сигналізації про небезпеку (у поєднанні з заходами безпеки);

- виконання вимог ергономіки.

Для захисту від ураження струмом в аварійному режимі застосовують: заземлення, занулення, вимикання, подвійну ізоляцію. Заземлення застосовують завжди при живленні від мереж з ізольованою нейтраллю та за наявності мережі з глухозаземленою нейтраллю при напрузі понад 1000 В.

У чотирьох провідних мережах з глухозаземленою нейтраллю використовують систему занулення (заземлення). Зануленню підлягає електрообладнання у виробничих приміщеннях, що живиться струмом з напругою понад 42 В змінного та 110 В постійного струму.

Захисне вимикання – високонадійна швидкодіюча система захисту, яка застосовується в пересувних електроустановках, які використовують як генератор з ізольованою нейтраллю, а також в інших випадках, коли умови експлуатації потребують високого рівня безпеки.

Вимоги до експлуатації зварювального обладнання

Обладнання, що застосовується для всіх основних видів дугового зварювання, в тому числі технологічне, механічне і допоміжне, має відповідає вимогам ДСТУ 2456-94.

Зварювальне обладнання повинно бути обладнане вольтметром або сигнальною лампочкою, які вказують на наявність або відсутність напруги у зварювальному колі. В установках ручного і механізованого дугового зварювання вольтметр та сигнальна лампочка розташовуються на панелі джерела живлення, а в установках автоматичного дугового зварювання – на пульті керування.

Металеві частини всіх видів зварювального обладнання, які в процесі експлуатації можуть опинитись під напругою, повинні бути надійно заземлені.

Вимоги до виконання захисного заземлення на всіх видах зварювального обладнання та гранично допустимі рівні напруги дотику та струмів, що можуть виникати на зварювальному обладнанні, мають відповідати вимогам ПУЕ-2017.

Рухомі частини підвісних машин повинні бути закріплені страхувальними ланцюгами або тросами.

Зварювальне обладнання повинно регулярно перед початком кожної зміни підлягати перевірці на відсутність замикання, оголених струмоведучих частин, справність ізоляції, проводів та кабелів живлення, цілісність провода та справність блокіровок.

6.2. Засоби індивідуального захисту

Згідно з ДСТУ 7239:2011 [31]. Національний стандарт України. Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація усіх засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) в залежності від призначення поділяються на такі класи:

- засоби захисту органів дихання;

- засоби захисту обличчя;

- засоби захисту очей;

- одяг спеціальний захисний, ізолюючі костюми;

- засоби захисту ніг;

- засоби захисту рук;

- засоби захисту голови;

- засоби захисту слухових органів;

- засоби захисту від падіння з висоти та інші запобіжні засоби;

- захисні дерматологічні засоби;

- засоби захисту комплексні.

Ефективне застосування ЗІЗ залежить від їх правильного вибору і умов експлуатації. При виборі необхідно враховувати конкретні умови виробництва, вид та тривалість впливу шкідливого фактора, а також індивідуальні особливості людини. Тільки правильне застосування ЗІЗ може максимально захистити працюючого. Для цього працівники повинні бути ознайомлені з асортиментом та призначенням ЗІЗ.

У виробничих умовах не завжди можна знизити вміст усіх шкідливих речовин до ГДК за рахунок застосування тільки загальнообмінної (припливно-витяжної) та місцевої вентиляції Тому в таких випадках необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД).

До ЗІЗОД належать респіратори, промислові протигази та ізолюючі дихальні апарати, які застосовуються для захисту від шкідливих речовин (аерозолів, газів, пари), що знаходяться в оточуючому повітрі.

За принципом дії (ДСТУ ЕN 133 [32]) ЗІЗОД поділяються на фільтруючі (застосовуються при наявності у повітрі вільного кисню не менше 18% і обмеженого вмісту шкідливих речовин) та ізолюючі (при недостатньому для дихання вмісту в повітрі кисню та необмеженої кількості шкідливих речовин).

За призначенням (ДСТУ EN 133:2005. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація [32]) фільтруючі ЗІЗОД поділяються на:

1) протиаерозольні (ФГТ) - для захисту від аерозолів (респіратори ШБ-1, Лепесток, Кама, Снежок, У-2К, РП-К, Астра-2, Ф-62Ш, РПА та ін.);

2) протигазові (ФГ) — для захисту від газо- і пароподібних шкідливих речовин (респіратори РПГ-67А, РПГ-67В, РПГ-67КД, протигази марок А, В, КД, Г, Е, СО, М, БКФ та ін.);

3) комбіновані (ФГП) — для захисту від парогазоподібних та аерозольних шкідливих речовин одночасно (респіратор фільтруючий газопилозахисний РУ-60М, Лепесток-Г, Снежок ГП, Снежок ГП-В, Снежок Ф-ГП-В, Снежок ГП-Е, Снежок ГП-А, Снежок Ф-ГП-А, Снежок Ф-ГП-озон).

Для захисту від зварювальних аерозолів слід використовувати комбіновані респіратори ФГП марок Снежок ГП, Снежок ГП-В, Снежок Ф-ГП-В, Снежок ГП-Е, Снежок ГП-А, Снежок Ф-ГП-А, Снежок Ф-ГП-озон.

6.3. Інженерні рішення для забезпечення безпеки праці (технологічного процесу, дільниці, цеху тощо).

Нормативні вимоги до технологічних процесів, виробничого приміщення, обладнання, організації робочих місць, персоналу, засобів індивідуального захисту працюючих та методів контролю виконання вимог безпеки праці мають виконуватись у відповідності до основних нормативних документів  ДСТУ 2456-94 [26].

Оскільки використовуємо зварювання ручне, то потрібна вентиляція, яка буде забезпечувати захист працівників від вдихання аерозолів і газів.

Вентиляція – процес повітрообміну в виробничих приміщеннях, який забезпечує нормовані значення параметрів мікроклімату та чистоту повітря. Для найбільш ефективного видалення шкідливих речовин, рекомендую використання  місцевої  вентиляції.

В У цьому випадку виконують огородження робочої зони з негорючих матеріалів, які не перешкоджають роботі апарату та обслуговуючого персоналу. Дане огородження створює навколо робочої зони ізольований об’єм простору, з котрого гази і аерозолі відсмоктуються більш інтенсивно і не розповсюджуються по цеху.

6.4. Розрахунок інженерного рішення місцевої вентиляції.

Розрахунок місцевої вентиляції (Рис.1)

𝐿 = 3600 × 𝐹𝑜 × 𝑉𝑜,

де L – витрати повітря, м³/год;

Fo – площа відкритого перерізу витяжного отвору відсмоктувача, м2;

Vo –швидкість повітря що видаляється в розрахунковому перерізі, м/сек.

Швидкість ручного дугового зварювання – 𝑉х = 0.5  м/с

Приймаємо швидкість 𝑉х = 0.5 м/с.

V0 = 16 Vх Х/d2 ,

V0 = 16 *0.5*(0.3/0.3) 2=8 м/с  ,

Lм = 3600 F0 V0 ,    𝐹𝑜 = π R2 = 3,14 × 1,52 = 0,07065,

𝐿 = 3600 ×0.07065 × 8 = 2035 м³/год.

Розраховане мною відсмоктування має витрати повітря L = 2035 м³/год.

Рис.1. Місцева вентиляція

Захист від електромагнітних випромінювань

Для захисту від електромагнітного випромінювання повинен здійснюватися такими способами [27]:

- зменшення випромінювання від джерела;

- екранування джерела випромінювання та робочого місця;

- встановлення санітарно-захисної зони;

- поглинання або зменшення утворення зарядів статичної електрики;

- усунення зарядів статичної електрики;

- підтримання оптимальної відносної вологості (не нижче 60 %), іонного складу повітря робочих приміщень

- застосування засобів індивідуального захисту.

Засоби захисту працівників від дії електромагнітних полів

Захист персоналу від впливу ЕМП досягається шляхом проведення організаційних, інженерно-технічних заходів, а також використанням засобів індивідуального захисту.

До організаційних заходів відносяться: вибір раціональних режимів роботи установок, обмеження місця і часу перебування персоналу в зоні опромінення і т. ін.

Інженерно-технічні заходи включають раціональне розміщення устаткування, використання засобів, що обмежують проникнення електромагнітної енергії на робочі місця персоналу (поглинаючі матеріали, екранування і т. ін).

До основних заходів щодо захисту від ЕМП відносяться: захист часом, захист відстанню, екранування джерел випромінювання, зменшення потужності випромінювання в самому джерелі випромінювання, виділення зон випромінювання, екранування робочих місць, застосування засобів індивідуального захисту.

Захист часом передбачає обмеження часу перебування людини в робочій зоні і застосовується лише тоді, коли немає можливості знизити інтенсивність випромінювання до допустимих значень.

Захист відстанню застосовується лише в тому випадку, коли нема іншої можливості послабити дію ЕМП іншими заходами, в тому числі і захистом часом. У цьому випадку збільшують відстані між випромінювачем ЕМП і персоналом. Допустима відстань до джерела ЕМП, що забезпечує гранично допустимі значення інтенсивності випромінювання обовʼязково перевіряється експериментальними вимірюваннями рівнів ЕМП на робочих місцях.

Зменшення потужності випромінювання в самому джерелі випромінювання повинно, перш за все, бути реалізовано шляхом обмеження їх потужностей значеннями, необхідними для виконання їми своїх функцій. Для цього також застосовуються спеціальні пристрої: поглиначі потужності, атенюатори, бронзові прокладки між фланцями хвилеводів і т. ін.

Для кожної установки, що випромінює ЕМП вище гранично допустимих значень, повинні виділятися зони, в яких інтенсивність випромінювання є небезпечною для людини. Границі таких зон, де інтенсивність ЕМП може перевищувати гранично допустимі рівні, визначають експериментально для кожного конкретного випадку розміщення установки чи апаратури під час їх роботи на максимальну потужність випромінювання. Крім того, у відповідності з ДСТУ ISO 6309:2007  небезпечні зони випромінювання із інтенсивністю ЕМП більше гранично допустимих рівнів огороджуються і встановлюються попереджуючі знаки з написом: «Не заходити, небезпечно!». Також, у разі необхідності, ці зони можна додатково позначати по границях широкими червоними лініями на підлозі приміщення чи територій, а також застосовувати попереджувальну сигналізацію відповідно до ДСТУ ISO 6309:2007 .

Оптимізація виробничого освітлення

Одним із суттєвих чинників виробничого середовища є світло, завдяки якому забезпечується зоровий звʼязок працівника з його оточенням. Відомо, що біля 80% усієї інформації про навколишнє середовище надходить до людини через очі  наш зоровий апарат. Правильно організоване освітлення позитивно впливає на діяльність центральної нервової системи, знижує енерговитрати організму на виконання певної роботи, що сприяє підвищенню працездатності людини, продуктивності праці й якості продукції, а також зниженню виробничого травматизму тощо.

Для створення оптимальних умов зорової роботи слід враховувати не лише кількість та якість освітлення, а і кольорове оточення. Діючи на око, світлові випромінювання, що мають різну довжину хвилі, викликають і різні відчуття кольорів. Спектральний склад світла впливає на продуктивність праці та 158 психічний стан людини. Так, якщо продуктивність людини при природному освітленні прийняти за 100%, то при червоному та оранжевому освітленні (довжина хвилі 585-780 нм) вона становить лише 76%.

При виконанні зварювальних робіт всередині замкнути важкодоступних приміщень загальне зовнішнє освітлення (світильники направленого світла) чи місцеве освітлення (спеціально вбудовані або від ручних переносних світильників). В будь-якому випадку освітлення в зоні зварюваній повинно бути не менше 30 лк.

Якщо висота приміщення становить більше 6 м для загального освітлення використовують лампи високої інтенсивності типу ДРЛ чи ДРІ. У приміщеннях з висотою цехів менше 6 м для загального освітлення застосовують люмінесцентні лампи, для місцевого — як люмінесцентні, так і низьковольтові лампи накалювання.

Рівні освітлення для точних зорових робіт повинні відповідати методичним рекомендаціям щодо встановлення рівнів освітленості (яскравості) для точних зорових робіт з урахуванням їх напруженості (ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення [28]).

Найбільше значення освітленості робочої поверхні, що створюється світильниками загального освітлення в системі комбінованого освітлення, становить 500 лк, а найменше 150 лк. При використанні ламп накалювання – відповідно 100 і 50 лк [28].

Світильники слід встановлювати, забезпечуючи необхідну направленість світла й виключаючи пряму та відбиту блискучість, а також затінення робочої зони.

Під мостовими кранами мають бути підвішені додаткові світильники, що компенсують затемнення кранами при переміщенні їх над робочими місцями.

Вибір світильників за їх технічними характеристикам слід здійснювати керуючись класифікацією ДБН В.2.5-28-2006. [28] Природне і штучне освітлення. І НПАОП 0.00.-1.30-01. Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями [29].

6.5. Вимоги безпеки в надзвичайних ситуаціях

Пожежна безпека

Згідно з НАПБ Б.03.002-2007 приміщення, у яких виконуються зварювальні роботи, за вимогами вибухопожежної небезпеки належить до категорії Г (негорючі речовини й матеріали у гарячому, розжареному, розплавленому станах, процеси обробки яких супроводжуються виділенням променистої теплоти, іскор та полум΄я; горючі гази, рідини, тверді речовини, які спалюються чи утилізуються у вигляді палива).

Згідно з ДНАОП 0.00-1.21-98 та ДНАОП 0.00-1.32-01 у приміщенні виділяється зона ІІ-ІІа, де обертаються тверді горючі речовини. Категорія за БЕМЗ (безпечний експериментальний зазор між фланцями оболонки, мм) – ПА (> 0,9 мм). Група вибухобезпеки сумішей (за температурою самозапалювання) – ТІ (ТС) В > 450 ˚С. Ступінь вогнестійкості будівлі – І (не допускається поширення вогню на основні будівельні конструкції), мінімально допустиме обмеження вогнестійкості – 2,5 год, максимально допустиме обмеження поширення вогню для внутрішніх стін – 25 см.

Клас пожежі - Е. Пожежна безпека забезпечується:

- запобігання спалаху ізоляції при КЗ за рахунок максимального струменевого захисту;

- запобігання утворення горючого середовища за рахунок надійної герметизації обладнання, обмеженням застосування і зберігання горючих і вибухонебезпечних речовин;

- застосування пожежної сигналізації з датчиком (Д-038СП);

- використанням вуглекислотного вогнегасника (відповідно до класу       пожежі Е) ОУ-8 в кількості 1 шт.

На дільницях виробничого приміщення, де застосовується зварювання, передбачаємо встановлення протипожежних щитів, укомплектованих вуглекислотними вогнегасниками, баграми, ломами, відрами, сокирами. Біля щитів передбачаємо наявність ящиків з піском, сухість якого регулярно перевіряється. Для гасіння можливих пожеж передбачаємо також використання азбестових покривал.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

У випадку пробою електричної напруги на корпус зварювального агрегату необхідно відключити рубильник і довести до відома про це майстра або начальника дільниці.

У випадку потрапляння кого-небудь під напругу, необхідно відключити зварювальний агрегат від мережі, покласти потерпілого на деревۥяний настил, підклавши під голову ватник, викликати лікаря за телефоном 103 і, якщо це необхідно, зробити пострадалому штучне дихання.

У випадку загорання зварювального агрегата необхідно відключити рубильник і приступити до гасіння пожежі за допомогою вогнегасника.

Кожен робітник і службовець, що виявив пожежу або загорання, зобов'язаний:

- негайно сповістити про це в заводську пожежну охорону за телефоном 101;

- приступити до гасіння вогню пожежі наявними в цеху (на дільниці) засобами пожежогасіння (вогнегасник, пісок, пожежний кран тощо);

- викликати до місця пожежі посадових осіб (начальника цеху, дільниці).

У випадку одержання травми необхідно довести до відома про це майстра, начальника дільниці та звернутися в медпункт [33].

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Алов А. А.Основі теории сварки и пайки. - М., «Машиностроение», 1964, - 272 с.

2.Патон Б. Е. Технология электрической сварки. – Изд. 2-е, Москва-Киев, Машгиз, 1959, - 410 с.

3.Фролов В. В.Теоретические основы сварки. – М., «Высшая школа», 1970, - 392 с.

4.Хренов К. К. Сварка, резка и пайка металлов. Изд. 3-е,  - М., «Машиностроение», 1970, - 408 с.

5.Патон Б.Е. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением.  – М., «Машиностроение», 1974, - 767 с.

6.Михеев М. А. Основы теплоотдачи. – М., Госэнергоиздат, 1950, - 307 с.

7.Рыкалин Н. Н. Тепловые основы сварки. ч. – I, - М.,  Изд. Академии наук, 1950, 405 с.

8.Ерохин А. А. Основі сварки плавлением. – М., «Машиностроение», 1973, - 447 с.

9.Рикалин Н. Н. Расчеты тепловых процессов при сварке. -   М., «Машгиз», 1951, - 295 с.

10.Влияние предварительного подогрева проволоки на режим и процесс газоэлектрической сварки / Инж В. В. Фомин, кандидат технических наук К. А. Ющенко, А. М. Понизовцев // Автоматическая Сварка – 1974 - №6. – 38- 41.

11.Остапенко  Н. Г. О влиянии сопротивления электрода на величину коэффициента плавления при сварке под флюсом. Сборник трудов по автоматической сварке под флюсом,  - изд. Академии наук УССР, Киев, 1948 – 308с.

12.Кульчицкий Л. А. Энергитический баланс дуги при сварке металлическими электродами.,  - изд. Академии наук УССР, Киев, 1941, - 396 с.

Ерохин А. А. Кинетика металлургических процессов дуговой сварки, - М., «Машиностроение», 1964, - 309с.

13.Розрахунок температури плавкого електрода при електродуговому зварюванні / В. М. Коперсак, Ю. О. Старова //Зварювання та споріднені процеси і технології, 2010, - 27-32 сс.

14.Розрахункова оцінка ймовірного впливу неоднорідності електричного поля поблизу катода на параметри перенесення струму в катодній області дуги / В. М. Коперсак, Ю. О. Старова //Зварювання та споріднені процеси і технології, 2008, - 33-39 сс.

15.Про логістику феноменологічної моделі процесів, які протікають у прикатодному просторі / В. М. Коперсак, Ю. О. Старова //Зварювання та споріднені процеси і технології, 2009, - 22-26 сс.

16.Omer W. Blodgett, Design of welded structures, - The James F Lincoln arc welding Foundation, 1982, - 707 p.

17.Richard S. Sabo, The procedure handbook of Arc Welding, - The Lincoln Electric Company, 1973, - 603 p.

18.Думов С. И. Технология электрической сварки плавлением, - Л., «Машиностроение», 1978, - 302 с.

19.Линевег Ф. Измерение температур в технике. – М., «Металлургия», 1980, - 474

Шорин С.Н. Теплопередача.- М., «Высшая школа», 1964,-  490 с.

20.  Охорона праці та цивільний захист / О.Г. Левченко, О.І. Полукаров, В.В. Зацарний та ін. // За ред. О.Г. Левченка.  К.: Основа, 2019. – 472 с.

21.  Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання / К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, В.В. Зацарний та ін. – К.: Основа, 2006. – 448 с.

22. Левченко О. Г. Охорона праці у зварювальному виробництві: Навчальний посібник. К.: Основа, 2010.  240 с.

23.  ДБН В.2.2-28:2010. Будинки адміністративного та побутового призначення.

24.  ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування.

25.  ДСН 3.3.6-042-99. Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

26.  ДСН 3.3.6.039-99. Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації.

27.  ДСН3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

28.  ДБН В.2.5.28-2006. Природне та штучне освітлення..

29.  НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

30.  НАПБ Б.01.008-2018. Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників.

31.  ДБН В2.5-13-98. Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд.