Трус І.М., к.т.н., Гомеля М.Д, д.т.н., проф.,  Крисенко Т.В., к.т.н., доц.,Воробйова В.І., к.т.н.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Іонообмінне очищення води від нітратів при створенні енергоефективних технологій демінералізації води

Останнім часом відбувається значне забруднення водного басейну, що є досить важливою екологічною проблемою. В багатьох регіонах, особливо промислових, населення споживає воду з високим рівнем солей. Антропогенна діяльність призводить до підвищення рівня мінералізації багатьох водойм, найбільшого негативного впливу зазнають маловодні річки. Забруднення води нітратами відбувається внаслідок як антропогенних, так і природних факторів, тому дана екологічна проблема потребує негайного вирішення [1]. Підприємства по виробництву азотних добрив є одними з найбільших забруднювачів нітратами, які досить широко використовуються в якості мінеральних добрив у сільському господарстві. Велика кількість нітратів потрапляє у водойми при скиді очищених комунально-побутових стічних вод. Нітрати ускладнюють проблему водозабезпечення населення якісною водою внаслідок перевищення допустимого рівня. Також високі концентрації даних забруднювачів призводять до значного негативного впливу на поверхневі водойми, оскільки вони призводять до посилення евтрофікації водойм, що викликає порушення процесів розвитку існуючих біоценозів та зміну параметрів екосистеми.

Існуючі на сьогодні методи очищення води мають ряд недоліків. Зокрема, слід відмітити, що біологічний розклад нітратів проходить досить повільно, до того ж даний метод має обмеження при застосуванні для питної води, оскільки відбувається бактеріальне забруднення води [2]. При електрохімічному відновленні нітратів [3] відбувається їх розклад з утворенням токсичних речовин – нітритів та аміаку, до того ж даний метод є досить енергозатратним. Перешкодою для широкого впровадження баромембранних методів є високі вимоги до попередньої підготовки води та невирішеність умов ефективної переробки концентратів, що при цьому утворюються [2]. Тому досить перспективним методом очищення води від нітратів є іонний обмін, оскільки він є досить простим та недорогим способом, до якого не висуваються жорсткі умови попередньої підготовки води.

Процеси очищення води від нітратів вивчали при використанні низькоосновного аніоніту DOWEX Marathon WBA в Сl- формі. Як середовище використовували модельні розчини із вмістом нітратів 2,7-38,7 мг-екв/дм3, результати сорбції представлені на рисунку 1.

При використанні низькоосновного аніоніту Dowex Maraton WBA в Cl-  формі при сорбції нітратів з концентрацією 3,2 мг-екв/дм3 було встановлено, що ПОДЄ становить 1,014 г-екв/дм3, що є цілком задовільним показником (рис.1 а).

При використанні насичених розчинів з концентрацією NaNO3 38,7 мг-екв/дм3 повна обмінна динамічна ємність для даного аніоніту становила 1,733 г-екв/дм3. В даних умовах висока обмінна ємність аніоніту при сорбції нітратів з концентрованих розчинів обумовлена надеквівалентною сорбцією. Це явище не має суттєвого значення, так як реальною є перспектива використання аніонітів для сорбції нітратів з розведених розчинів. При цьому досягнення значення робочої ємності аніонітів по нітратах на рівні 0,8-0,9 г-екв/дм3 може бути цілком задовільним результатом.

а

б

Рисунок 1 – Вихідні криві сорбції нітратів на аніоніті Dowex Maraton WBA (Vi=10 см3) в  Cl-  формі при фільтруванні розчинів NaNO3 з концентрацією 3,2 мг-екв/дм3 (а) та 38,7 мг-екв/дм3(б)

Таким чином в результаті проведених досліджень по вилученню з води нітратів показано, що низькоосновний аніоніт Dowex Maraton WBA забезпечує ступінь вилучення нітратів на рівні 90 %. Встановлено, що ефективність сорбції низькоосновного аніоніту вище в хлоридній формі, в основній формі сорбція нітратів не відбувається.

Література

- Piatek K.В. Sources of nitrate in snowmelt discharge: evidence from water chemistry and stable isotopes of nitrate / Kathryn В. Piatek, Myron J. Mitchell, Steven R. Silva, Carol Kendal // Water, Air, and Soil Pollut. – 2005. – 165, № 1–4. – P. 13–35.

- Иевлева О.С. Методы удаления нитратов из природных и питьевых вод / О.С. Иевлева, В.В. Гончарук // Химия и технология воды. – 2006. – 28, № 3. – C. 56–273.

- Polatides C. Electrochemical removal of nitrate ion from aqueous solution by pulsing potential electrolysis / C. Polatides, M. Dortsiou, G. Kyriacou // Electrochim. acta. – 2005. – 50, № 25–26. – P. 5237–5241.