НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

«На правах рукопису»

УДК 676.275

«До захисту допущено» Завідувач кафедри ____________ М.Д. Гомеля

«___»___________2023  р.

### Магістерська дисертація

### на здобуття ступеня магістра

### зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

### на тему: «Удосконалення технології виготовлення картону для плоских шарів гофрокартону на Приватному акціонерному товаристві “Київський картонно-паперовий комбінат”

Виконав: студент II курсу, групи ЛЦ-21мп

Бахман Сергій Олександрович                                                   _____________

Науковий керівник:

к.х.н, професор Барбаш В.А                                                       _____________

Консультант із розділу стартап-проекту:

к.е.н., доцент кафедри промислового маркетингу  Юдіна Н. В.  _______________

Рецензент:

к.х.н, професор кафедри МАХНВ Марчевський В.М.              ____________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент ____________

Київ – 2023 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-професійною програмою

Спеціальність (спеціалізація) – 161 «Хімічні технології та інженерія» («Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини»)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри _____________ М.Д. Гомеля

«___»_____________2023 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію

студенту Бахману Сергію Олександровичу

1. Тема дисертації «Удосконалення технологічного потоку з виробництва картону для плоских шарів гофрокартону на Приватному акціонерному товаристві “Київський картонно-паперовий комбінат» науковий керівник дисертації Барбаш Валерій Анатолійович, професор, затверджені наказом по університету від «21» листопада 2023 р. № 5098-с.

2. Термін подання студентом дисертації «5 » січня 2024 р.

3. Об’єкт дослідження – технологічний процес виготовлення картону для плоских шарів гофрокартону

4. Предмет дослідження – технологічні параметри процесу виробництва картону для плоских шарів гофрокартону, марки КТ-1, маса 1 м2 175 г.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити: обґрунтувати інновації в технологічному потоці; навести вимоги до сировини та готової продукції, удосконалити технологічну схему виробництва картону для плоских шарів; обрати основне технологічне обладнання; описати техніку безпеки на виробництві виготовлення картону для плоских шарів; розробити стартап-проект

6.Орієнтовний перелік графічного (ілюстративного) матеріалу: інновації в технології виробництва картону для плоских шарів гофрокартону; графіки залежності впливу наноцелюлози на показники картону; технологічна схема; результати виконання стартап проекту.

7. Орієнтовний перелік публікацій:

1) Barbash V.A., Yakymenko O.S. , Yashchenko O.V., Kilushik T.I., Bahman S.V. Extraction and use of nanocellulose from non-wood plant raw materials in the composition of paper and cardboard. Abstract book “International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2023), 16 - 19 August 2023, Bukovel Ukraine, p. 100.

2) Бахман С.О., Барбаш В. А. Аспекти застосування гідрогелів наноцелюлози у виробництві целюлозно-паперової продукції/ Збірник тез доповідей XXIII міжнародної науково-практичної конференції  студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології  та обладнання” (3 травня 2023 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2023. – с.197-201.

3) Бахман С.О., Якименко О. С., Барбаш В.А. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ КАРТОНУ НА КАРТОНОРОБНИХ МАШИНАХ / Збірник тез доповідей XXIV міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (15 грудня 2023 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2023. – с.145-149.

## 4) Бахман С.О., Якименко О. С., Барбаш В.А. ВИКОРИСТАННЯМ НАНОЦЕЛЮЛОЗИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ КАРТОНУ / Збірник тез доповідей XXIV міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (15 грудня 2023 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2023. – с. 184-188.

## 5) Бахман С.О., Барбаш В.А. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАКУЛАТУРНОЇ МАСИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КАРТОНУ ДЛЯ ПЛОСКИХ ШАРІВ ГОФРОКАРТОНУ / Збірник тез доповідей XXIV міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (15 грудня 2023 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2023. – с. 158-162.

8. Дата видачі завдання « 01  » вересня 2023 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Погодження теми та змісту магістерської дисертації. Підготовка літературного огляду | 01.09.2023- 22.09.2023 |  |
| 2 | Обгрунтування інноваційних змін, затвердження технологічної схеми | 22.09.2023- 06.10.2023 |  |
| 3 | Оформлення вимог до сировини, хімікатів та готової продукції; | 06.10.2023- 20.10.2023 |  |
| 4 | Удосконалення технологічної схеми виробництва картону | 20.10.2023- 17.11.2023 |  |
| 5 | Техніка безпеки на виробництві | 17.11.2023- 01.12.2023 |  |
| 6 | Розробка стартап-проекту | 17.11.2023- 08.12.2023 |  |
| 7 | Оформлення магістерської дисертації. Підготовка презентації | 08.12.2023- 5.01.2024 |  |

Студент

Науковий керівник дисертації

С. О. Бахман

В. А. Барбаш

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація: 128 с., 17 рис., 42 табл., 49 першоджерел, 2 додатки.

Актуальність теми: підвищення якості картону для плоских шарів гофрокартону із макулатури і зниження його собівартості шляхом вдосконалення  технологічних процесів виробництва картону.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами: магістерська дисертація відповідає Закону України «Про пріоритетні тематичні напрями наукових досліджень і науково-технічних розробок напрями фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок» № 2623-ІІІ від 11.07.2001 р. та закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 848-VIІІ від 26.11.2015 р.

Мета і задачі дослідження: Мета роботи — вдосконалення технологічних процесів виробництва картону для плоских шарів гофрокартону.

Для досягнення мети було поставлено наступні задачі:

1) вивчити сучасні технологічні рішення для покращення якості картону для плоских шарів гофрокартону та техніко-економічні показники виробництва;

2) провести реконструкцію технологічного потоку з виробництва картону для плоских шарів гофрокартону;

3) розробити заходи з техніки безпеки на виробництві щодо шкідливих та небезпечних факторів на виробництві картону;

5) розробити стартап–проєкт виробництва картону для плоских шарів гофрокартону.

Об’єкт дослідження: технологічний процес виробництва картону для плоских шарів гофрокартону.

Предмет дослідження: технологічні параметри процесу виробництва картону для плоских шарів гофрокартону.

Методи дослідження: для визначення показників якості наноцелюлози та зразків картону використовували стандартні фізико-механічні методи аналізу та статистичні методи.

Наукова новизна одержаних результатів. Описано стан iз забезпеченням волокнистою сировиною підприємств целюлозно-паперової галузі та можливість використання гідрогелів наноцелюлози (НЦ). Проведено аналіз впливу використання гідрогелів наноцелюлози на якість картону. Виявлено, що введення у волокнисту масу близько 0,5-2,5% НЦ шляхом обробки волокнистого шару гелем НЦ з подальшим пресуванням та сушінням сприяє збільшенню вмісту ОН-груп, здатних до утворення додаткових водневих зв'язків. Останні, у свою чергу, надають підвищеної міцності волокнистому шару, що суттєво збільшує такі фізико-механічні показники готової продукції, як абсолютний опір продавлюванню, руйнівне зусилля при стисненні кільця, поверхнева вбирність.

Досліджено вплив алкіл кетен димеру (АКД) і наноцелюлози (НЦ) із пожнивних решток кукурудзи на показники якості картону для плоских шарів гофрокартону. Встановлено, що введення АКД з витратою 0.15% і НЦ  з витратою 0.5% у волокнисту масу достатньо для виготовлення картону, що відповідає вимогам стандарту. Показано, що поверхневе нанесення НЦ з витратою 2 г/м2 на поверхню картону, в композицію якого внесено АКД і НЦ по 0.15% від маси картону, задовольняє вимогам стандарту. Виявлено, що економічно більш доцільно додавати НЦ безпосередньо у волокнисту масу у порівнянні з нанесенням НЦ на поверхню картону.

Практичне значення одержаних результатів. Проаналізовано новітнє обладнання кращих світових виробників, яке призначено для формування, пресування та проклеювання картону на картоноробних машинах (КРМ). Наведено приклади обладнання КРМ, його властивості та переваги. Встановлено, що застосування даного обладнання дозволяє суттєво збільшити продуктивність КРМ, підвищити якість кінцевої продукції та знизити її собівартість, зокрема картону для плоских шарів гофрокартону. Проведено аналіз наявного на ринку новітнього обладнання, призначеного для розволокнення, очищення та сортування макулатурної маси для виготовлення картону для плоских шарів гофрокартону. Рекомендоване обладнання дозволяє суттєво покращити якість картону, збільшити продуктивність потоку, знизити енерговитрати та зменшити кількість обладнання, що традиційно використовується в технологічному потоці підготовки макулатурної маси.

Наведено інновації для вирішення технологічних проблем виробництва картону для плоских шарів макулатурного гофрокартону. Запропоновані технологічні рішення можуть бути впроваджені на діючому виробництві приватному акціонерному товаристві «Київський картонно-паперовий комбінат» та інших підприємствах із виробництва гофрованого картону та гофротари.

Ключові слова: макулатура, РоЗПУСКАННЯ, СОРТУВАННЯ, ОЧИЩЕННЯ, КАРТОНОробна машина, ХІМІЧНІ ДОПОМІЖНІ РЕЧОВИНИ, НАНОЦЕЛЮЛОЗА, ПРЕСування, сушіння, КАРТОН

ABSTRACT

Master's degree work: 128 pages, 17 figures, 42 tables, 49 sources, 2 applications.

Relevance of the topic: improving the quality of cardboard for flat layers of corrugated cardboard from waste paper and reducing its cost by improving technological processes of cardboard production.

The connection of the work with scientific programs, plans, and topics: the master's thesis complies with the Law of Ukraine «About the priority thematic areas of scientific research and scientific and technical development areas of fundamental and applied scientific research and scientific and technical development» № 2623-ІІІ from 11.07.2001 and the Law of Ukraine «About scientific and scientific and technical activity» № 848-VIІІ from 26.11.2015.

The purpose and objectives of the research: The work aims to improve technological processes of cardboard production for flat layers of corrugated cardboard.

The following tasks were set to achieve the goal:

1) to study modern technological solutions for improving the quality of cardboard for flat layers of corrugated cardboard and technical and economic indicators of production;

2) to reconstruct the technological flow of cardboard production for flat layers of corrugated cardboard;

3) to develop safety measures in production regarding harmful and dangerous factors in cardboard production;

5) to develop a start-up project for producing cardboard for flat layers of corrugated cardboard.

Research object: the technological process of cardboard production for flat layers of corrugated cardboard.

The subject of research: technological parameters of the cardboard production process for flat layers of corrugated cardboard.

Research methods: standard physico-mechanical and statistical analysis methods were used to determine the quality indicators of nanocellulose and cardboard samples.

The scientific novelty of the results obtained. The situation with the supply of fibrous raw materials for enterprises of the pulp and paper industry and the possibility of using hydrogels of nanocrystalline cellulose (NC) are described. The impact of using nanocellulose hydrogels on the quality of paper was analyzed. It was found that introducing about 0.5-2.5% NC by treating the fibrous layer with NC gel, followed by pressing and drying, contributes to an increase in the content of OH groups capable of forming additional hydrogen bonds. The latter, in turn, provides increased strength to the fibrous layer, which significantly increases such physical and mechanical indicators of the finished product as absolute resistance to compression, destructive force during compression of the ring, and surface absorbency.

The effect of alkyl ketene dimer (AKD) and nanocellulose (NC) from corn harvest residues on the quality indicators of cardboard for flat layers of corrugated cardboard was studied. It was established that the introduction of AKD with a consumption of 0.15% and NC with a consumption of 0.5% into the fibrous mass is sufficient for producing cardboard that meets the standard's requirements. It is shown that the surface application of NC with a consumption of 2 g/m2 on the surface of cardboard, in the composition of which AKD and NC are introduced at 0.15% of the cardboard's weight, satisfies the standard's requirements. It was found that adding NC directly to the fibrous mass is economically more expedient than applying NC to the cardboard surface.

Practical significance of the obtained results. The latest equipment of the best world manufacturers, designed for forming, pressing, and gluing cardboard on cardboard-making machines (CMM), was analyzed. Examples of CMM equipment and its properties and advantages are given. It was established that using this equipment significantly increases the productivity of the CMM, improves the final product's quality, and reduces its cost, particularly of cardboard for flat layers of corrugated cardboard.

An analysis of the latest equipment available on the market, designed for defibering, cleaning, and sorting waste paper mass for producing cardboard for flat layers of corrugated cardboard, was carried out. The recommended equipment allows for significant improvement in the quality of the cardboard, increases the productivity of the flow, reduces energy costs, and reduces the amount of equipment traditionally used in the technological flow of waste paper mass preparation.

Innovations are given to solve the technological problems of cardboard production for flat layers of waste paper corrugated cardboard. The proposed technological solutions can be implemented at the current production of Private Join Stock Company Kyiv Cardboard and Paper Mill and other enterprises producing corrugated cardboard and corrugated packaging.

Keywords: wastepaper, Dissolution, SORTING, CLEANING, CARDBOARD-making machine, Excipient Chemicals, NANOCELLULOSE, Pressing, drying, CARDBOARD

ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………...………………………12

1 ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД…………………………………………………..16

1.1 Фактори формування якості картону ………………………………...…16

1.2 Використання хімічних допоміжних речовин для

покращення показників картону ……………………………….…………...19

1.3 Інновації в технології виробництва картону ............................................20

2.ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА ......................................................................41

2.1 Вимоги до сировини та готової продукції................................................41

2.2 Вплив наноцелюлози на показники якості картону

для плоских шарів гофрокартону ………………………………....……..48

2.3 Технологічна схема виробництва картону для плоских шарів ..............54

# 2.4 Опис технологічного процесу виробництва картону…………………...56

# 2.5 Вибір основного технологінчого обладнання ………………….……….62

3 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ НА ВИРОБНИЦТВІ...................................................68

4 РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ...............................................................74

4.1 Опис ідеї стартап-проекту..........................................................................74

4.2 Технологічний аудит ідеї проекту……………………………………….76

4.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту………….…..77

4.4 Розроблення ринкової стратегії проекту………………………………...85

4.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту………..……....88

ВИСНОВКИ.......................................................................................................93

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.........................................................96

### ДОДАТОК А. Характеристики хімічних допоміжних речовин ………….101

ДОДАТОК Б Публікації за результатами дисертаційної роботи………….106

ВСТУП

Однією з вирішальних умов розвитку целюлозно-паперової промисловості є забезпеченість її сировинними ресурсами. В даний час існують три основні види волокнистої сировини, з яких виробляються напівфабрикати для целюлозно-паперової промисловості: деревина; недеревна сировина; вторинна волокниста сировина – макулатура. Кілька десятиліть тому, коли обсяги виробництва картону та паперу були значно нижчими і перед людством ще не стояли проблеми екологічної та енергетичної криз, термін «макулатура» асоціювався з чимось неприємним. Вважалося, що ресурси деревної сировини невичерпні, оскільки постійно відтворюються природою. Макулатурі як джерела сировини не приділялося достатньої уваги.

У сучасній світовій індустрії паперу і картону вторинне волокно стало конкурувати з ними за якістю та масштабами споживання, що дозволяє говорити про макулатуру як про волокнисте сировину XXI століття. Переробка макулатури в сучасній індустрії виробництва паперово-картонної продукції є самостійним напрямком, що динамічно розвивається. Відносне превалювання споживання вторинного волокна як високорентабельний альтернативний напівфабрикат для розвитку виробництва паперу та картону об'єктивно відносять до неперевершеного досягнення другої половини ХХ ст. Очікується, що ця роль вторинного волокна у ХХІ ст. буде тільки зростати [1].

Використання макулатури при виробництві паперу і картону в окремих країнах або регіонах прийнято характеризувати наступними двома показниками: ступенем використання макулатури, тобто співвідношенням обсягу вторинного волокна, що переробляється, до загального обсягу виробництва паперу і картону, і ступенем утилізації (регенерації або повернення) загального обсягу зібраної макулатури до обсягу споживання паперу та картону. Названі показники для різних країн та регіонів знаходяться на рівні від 20 до 70 %, середньоєвропейський та середньосвітовий показники ступеня утилізації макулатури становлять близько 50%. За ступенем регенерації макулатури світовими лідерами є Німеччина (понад 70% від обсягу зібраної макулатури), Японія (53 %), США, Франція та Великобританія (40…50 %), Італія (31 %), Китай (27 %) [1]. У США для збереження лісу згідно з указом президента федеральні органи влади повинні використовувати такі листово-друкарські види паперу, які містять у композиції не менше 30 % макулатури. Ступінь регенерації макулатури в Україні становить близько 45 %, а коефіцієнт використання макулатури у волокнистій композиції досягає 70 % [1], що призводить до погіршення якості картонно-паперової продукції (зменшення фізико-механічних показників та збільшення порошистості). Частка використання макулатури від усього волокна, яке використовують у виробництві паперу та картону, у Західній Європі становить 43 %, у Східній Європі – 34 % [1].

Одночасно з позитивними факторами використання вторинного волокна, як сировини для виробництва паперу та картону, є і певні фактори, які скорочують ці можливості. Фізико-механічні і паперотворні властивості волокон з макулатури в процесах наступних повторних циклах використання різко погіршуються. Тому макулатуру необхідно в першу чергу використовувати для виробництва таких видів продукції, які не утилізуються і не повертаються знову в макулатуру. Це, наприклад, папір туалетний, шпалерний, етикетковий, афішний і картон покрівельний, облицьовувальний, валізний, термоізоляційний, околичковий. Тому при переробленні макулатури дуже актуальними є питання подальшого вдосконалення існуючої технології і устаткування, а також використання різних хімічних добавок і допоміжних матеріалів, що дозволяють поліпшити показники якості паперу і картону, які виробляються із застосуванням макулатури, особливо низькосортної [1].

Одним з провідних методів  покращення властивостей паперу та картону та економії енергії при його виробництві є використання хімічних допоміжних речовин (ХДР). В рамках економіки сталого розвитку набуває актуальності заміна хімічних допоміжних речовин, отриманих з вичерпних джерел енергії (нафти, газу, вугіллля) на речовини, які одержуються з відновнувальної рослинної сировини. Прикладом однієї з таких ХДР є використання в процесі виробництва паперу і картону наноцелюлози. Це дозволить не лише «продовжити життя» макулатурної сировини, а й зменшити масу 1 м2  картону та паперу, зберігши їх механічні властивості, освоювати випуск нових видів продукції. Оскільки, завдяки використанню наноцелюлози, з’явилася можливість зменшити масу 1 м2  картону та паперу, зберігши їх механічні властивості, тоді це призведе до автоматичного зменшення їх ваги та витрат на логістичну складову під час транспортування.

Один із флагманів української целюлозно-паперової галузі ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» на момент свого заснування був оснащений найновітнішим обладнанням, проте з часом воно частково застаріло та зносилось, незважаючи на проведені модернізації та вдосконалення. Крім того, постійно погіршується  якість сировини, яка поступає на комбінат, збільшується вартість енергоносіїв та конкуренція на ринку целюлозно-паперової продукції. Все це негативно впливає на якість продукції та її конкурентоспроможність [2]. Окрім цього на світовому ринку постійно зростають вимоги до екологічності картону та паперу в рамках розвитку економіки сталого розвитку.

Всі ці фактори вимагають проведення удосконалення технологічного процесу виробництва картону та паперу на підприємстві, зокрема: модернізації та зміну технології масопідготовки (обладнання для розмелювання макулатурної маси, сортування та очищення волокнистої маси), заміну круглосіткового формуючого пристрою на плоскосітковий, модернізацію існуючого верхнього сіткового столу, заміну першого преса пресової частини  на черевичний прес з розширеною зоною пресування, заміну клеїльного преса картоно-робної машини, впровадження додавання наноцелюлози в паперову масу.

Тому в магістерській дисертації для покращення якості виготовлення одного із масових видів картону для плоских шарів гофрокартону, збільшення продуктивності його виробництва і зниження собівартості кінцевої продукції проведено удосконалення технології виготовлення картону для плоских шарів гофрокартону на Приватному акціонерному товаристві “Київський картонно-паперовий комбінат”.

1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

1.1. Фактори формування якості картону

Картон є тонким листовим матеріалом, що складається переважно з рослинних волокон, міцно пов'язаних між собою силами поверхневого зчеплення. Для надання картону певних властивостей до його складу вводять клей, мінеральні наповнювачі, фарби. Якість картону залежить від виду та властивостей вихідної сировини та формуються в процесі виробництва. Найбільш поширеною сировиною для виробництва  картону є макулатура та деревина хвойних та листяних порід. З недеревних видів сировини використовують солому хлібних злаків, стебла дикорослого очерету, бавовняні, льняні волокна, відходи текстильного виробництва. З сировини у процесі виробництва готують волокнисті напівфабрикати, а з них картон і папір [1, 3].

Для виробництва паперу та картону застосовують такі волокнисті напівфабрикати: целюлозу, напівцелюлозу, деревну масу, ганчіркову напівмасу та макулатуру. Целюлоза - основна сировина під час виробництва картону та паперу. Целюлоза не розчиняється у воді та органічних розчинниках, створює рівномірну структуру паперу. Папір, виготовлений на основі цього волокнистого напівфабрикату, дуже гладкий, м'який, світлонепроникний, з покращеними письмовими та друкованими властивостями.

Виділення целюлози з природних матеріалів засноване на дії реагентів, що розчиняють або руйнують нецелюлозні компоненти (лігнін, смоли та ін) при підвищених температурі та тиску. Отримують целюлозу шляхом відварювання сировини (деревної тріски) у лужних чи кислотних розчинах. Лужним способом виробляють сульфатну целюлозу, кислотним - сульфітну. Найбільше значення у виробництві целюлози має сульфатний спосіб, оскільки він має низку переваг і практично забезпечує отримання целюлози з будь-яких порід деревини. Сульфітним способом переробляють деревину хвойних порід. Після варіння набувають суцільну волокнисту масу - технічну целюлозу, що має бурий відтінок. Після її вибілювання виходить білий волокнистий матеріал із довжиною волокон до 40-50 мм, або так звана товарна целюлоза.

Наступний вид сировини – деревні волокна. До складу деревних волокон входять целюлоза, геміцелюлоза, лігнін, екстрактивні речовини та смоли. Целюлоза надає паперу високої міцності. Геміцелюлоза в порівнянні з целюлозою має більш високу здатність до набухання, тому має склеювальну здатність. Присутність лігніну та деревної смоли негативно впливає на утворення міжволокнистих зв'язків при формуванні паперового полотна та на якість паперу, тому в процесі вироблення паперу необхідно відокремити ці речовини від целюлози.

Напівцелюлоза виходить варінням рослинної сировини, при якій видаляється лише частина нецелюлозних компонентів. Деревна маса виходить механічним стиранням деревини на камені, що обертається. Це найдешевший напівфабрикат для виробництва паперу та картону.

Також під час виробництва картону використовують макулатуру. Макулатура - це відходи, які одержуються в результаті переробки або після використання всіх видів паперу та картону. Виробництво паперу з волокнистих напівфабрикатів включає етапи: приготування паперової маси, відлив, обробка паперу. Для виготовлення спеціальних видів паперу використовують мінеральні та синтетичні волокна (фібрили), що виробляються з азбесту, кварцу, базальту, скла, графіту, синтетичних смол.

Другим найважливішим фактором, що формує якість картону, є технологія виробництва. Виробництво паперу починається зі змішування у певній пропорції (композиції) волокнистих напівфабрикатів. Суміш подрібнюють та розмелюють у воді за допомогою спеціальної апаратури, перетворюючи її на паперову масу. При цьому волокна набувають необхідної довжини і товщини, розщеплюються і гідратуються. Ступінь розмелювання та гідратації багато в чому визначають властивості паперу: чим сильніше розщеплені волокна, чим більше вони гідратовані, тим міцніше і щільніше папір.

Виробництво картону з волокнистих напівфабрикатів включає етапи: приготування паперової маси, відлив, обробка паперу. Під приготуванням паперової маси розуміється сукупність операцій. До цих операцій відносять [1, 3] :

1. Розпуск на волокна та розмелювання напівфабрикату;

2. Складання суміші з різних волокон;

3. Введення в масу клею та наповнювача.

Відлив, тобто вироблення картону, виробляється на папероробних машинах. У процесі формування паперу на сітці цих машин волокна орієнтуються в поздовжньому напрямку, тому багато споживчих властивостей паперу в поздовжньому напрямку вище ніж у поперечному. Цей недолік частково усувається трясочным механізмом, під дією якого сітка здійснює додатковий рух у поперечному напрямку. Крім того, наповнювачі та барвники розподіляються в паперовій масі нерівномірно (з сітчастої сторони їх набагато більше), тому споживчі властивості паперу з верхньої та сіткової сторін неоднакові.

Оздоблення - завершальна операція під час виробництва паперу. Під облагородженням розуміють надання паперу шляхом спеціальної обробки (тисненням, нанесенням покриттів) додаткових споживчих властивостей, що розширюють сферу її застосування.

Для надання паперу зниженої поглинаючої здатності та придатності для письма чорнилом або тушшю в паперову масу вводять проклеювальні речовини (рослинні та тваринні клеї, рідке скло, синтетичні речовини та ін), а для поліпшення структури поверхні, білизни та інших споживчих властивостей - наповнювачі ( каолін, тальк, гіпс, крейда та ін.). Завершують приготування паперової маси очищенням її від грубих частинок мінерального або органічного походження, після чого паперову масу в строго встановленої концентрації подають на плоску сітку, що рухається, папероробної машини. Паперові волокна осідають на сітці та утворюють паперове полотно, а вода відфільтровується та стікає.

У сушильній частині папероробної машини завершуються процеси сушіння, проклеювання та фарбування паперу.

Відповідна технологія та якість вихідної сировини на пряму впливають на якість та властивості кінцевого продукту – споживчого картону. Недотримання рецептури, неякісна сировина, не належне зберігання та інші недоробки призводять до появи дефектів на папері та картоні.

1.2. Використання хімічних допоміжних речовин для покращення показників картону

Найпоширенішими речовинами цієї групи є натуральний крохмаль, вироблений з картоплі, кукурудзи, тапіоки, інших сільськогосподарських рослин, а також його модифіковані (окислені, катіонізовані , ферментовані, ін.) продукти [4, 5].

Речовини для зниження поглинаючої здатності продукції. Добавка таких матеріалів у продукцію підвищує здатність протистояти впливу вологи, та зберігати свою міцність в умовах підвищеної вологості. У своїй більшості ці речовини є водними дисперсіями високомолекулярних органічних сполук, таких як омилена каніфоль, алкіл- кетенові димери жирних кислот, стирол - акрилати та ін. Проклеюючі речовини можуть вводитися в композицію перед подачею маси на машину, або в сушильній її частині на клеїльному пресі. Приймання проклеювальних речовин здійснюється відповідно до вимог чинної нормативної документації за показниками, зазначеними в таблиці 1 (Додаток А).

Речовини підвищення ретенції волокна і зниження аніонних забруднень системи. Ретенція - здатність волокон утримуватися на формувальній сітці картоноробної машини при формуванні полотна. Крім цього, такі речовини можуть підвищувати ефективність застосування хімікатів, керувати процесом формування картонного листа, підвищувати ефективність роботи флотаційних пасток, знижувати рівень забруднень технологічної системи. Цю групу складають як неорганічні речовини - солі алюмінію (в основному сульфати, хлориди, оксихлориди), так і органічні (поліакриламід або поліетиленімін з різним ступенем полімеризації та щільністю поверхневого заряду). Ці речовини належать до катіонактивних, тобто мають позитивний поверхневий заряд, завдяки якому вони активно взаємодіють з негативно зарядженими паперовими волокнами. Продукти можуть поставлятися як у сухому (сипкому), так і рідкому вигляді. Приймання сухих речовин цієї групи здійснюється відповідно до вимог нормативної документації. Продукт повинен мати колір, зазначений у сертифікаті (якщо він вказаний), а також містити гранули певного розміру (для гранульованих продуктів), які не злиплися між собою у великі грудки, які не піддаються розчиненню.

Для продуктів, що постачаються в рідкому вигляді, перевіряється зовнішній вигляд - не повинно бути помітного нерозчинного осаду, продукти поліакриламіду або поліетиленеміна не повинні бути тягучими (що свідчить про закінчення терміну його придатності). Для неорганічних речовин, крім цього, перевіряється густина розчину, цей показник вказаний у сертифікаті [6 ]. Якісні показники кожної партії продуктів повинні бути підтверджені сертифікатом, і відповідати зазначеним у таблиці 2 (Додаток А).

1.3. Інновації в технології виробництва картону

Відсутність в Україні підприємств для виготовлення товарної целюлози обмежує асортимент продукції, що випускається і тому, підприємства орієнтуються на виробництво тих видів картону, яка виготовляються з макулатури.

Аналіз стану паперової промисловості показує що в даний час основними проблемами її розвитку є нестабільність. Знос основних фондів, застарілі технології виробництва, вузька номенклатура продукції, що випускається продукції – перший фактор, що визначає ризикову складову галузі. Іншою проблемою целюлозно-паперової галузі є енергозбереження. Постійне збільшення витрат паперового виробництва також пов'язано з транспортуванням, як сировини, так і готової продукції. Зростання тарифів на паливні ресурси, електроенергію і транспортування все більше збільшують виробничі ризики підприємств. Паперова промисловість також  характеризується високою матеріаломісткістю. Останнім часом відзначена тенденція дефіциту первинної сировини, що пов'язано, перш за все,  з інфраструктурними обмеженнями і зростанням вартості транспортування. Макулатурних сировина, яка використовується для виробництва картону, дешевше і доступніше, ніж первинна целюлоза. Тим часом, аналіз ситуації та прогнози на найближче майбутнє показують, що збільшення темпів зростання споживання в країні призведе до прискорення розвитку дефіциту на ринку тарних картонів. З макулатури сьогодні виготовляється близько 45 % тарних картонів для виготовлення гофропродукції. При цьому збір макулатури в країні і області залишається на традиційно низькому рівні.

Саме тому, в магістерській дисертації пропонується проведення реконструкції технологічного потоку з виробництва картону для плоских шарів гофрокартону на КРМ-2 на ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат». Тому що, саме модернізація  обладнання, впровадження новітніх технологій дозволить підвищити ефективність виробництва та конкурентоспроможності картону для плоских шарів гофрокартону [7, 8, 9].

В магістерській дисертації запропоновано наступні іновації:

1.Додавання наноцелюлози у волокнисту масу перед напірними пристроями.

2.Заміну вертикального гідророзбивача на більш сучасний і продуктивний гідророзбивач горизонтального типу TwinDrum.

3. В системі попереднього сортування встановлення сортувалки «Комбісортер».

4. Дві сортувалки другого та третього ступеня обладнати системою Screen Booster.

5.Заміна круглосіткових вакуум-формувальних пристроїв на плоскосіткове формування (  встановлення гібридного формера DuoFormer D II ).

6. Модернізацію верхнього плоскосіткового формувального пристрою (встановлення легкого грудного вала CarboForm і сіткотряски DuoShake).

7. Заміна комбінованого трьохвального преса на сучасний прес  Single NipcoFlex фірми Voith.

8. Заміна клеїльного преса на клеїльний прес  SpeedSizer.

Картон для плоских шарів широко використовується для виготовлення гофрокартону. Застосування такого картону дозволяє зберігати товарний вигляд продукції при його транспортуванні і зберіганні, також захистити від механічних пошкоджень, забруднень.

Додавання наноцелюлози у волокнисту масу. Один з найперспективніших напрямків – виробництво та застосування наноцелюлози.  Наноцелюлоза - це матеріал, з нанорозмірних волокон целюлози з високим ставленням сторін (довжини до ширини), типова ширина волокна - 5-20 нм, довжина - від 10 нм до декількох мкм [10, 11]. Наноцелюлоза має такі властивості, як надміцність - за своєю міцністю перевершує нержавіючу сталь і псевдопластичность, тобто, є в'язкою за звичайних умов і поводиться як рідина при фізичному впливу (трясці, збовтуванні тощо).

У целюлозно-паперовій промисловості наноцелюлозу використовують для підвищення фізико-механічних показників волокнистих матеріалів (паперу, картону). Введення в паперову масу близько 0,5–2,5% НКЦ шляхом обробки волокнистого шару гелем НКЦ з подальшим пресуванням та сушінням сприяє збільшенню вмісту ОН-груп, здатних до утворення додаткових водневих зв'язків. Останні, у свою чергу, надають підвищеної міцності волокнистому шару, що суттєво збільшує такі фізико-механічні показники готової продукції, як опір роздиранню, продавлюванню, розривна довжина, які зростають на 20%, 10% та 15% відповідно [12, 13 ].

У світовій практиці частка волокнистих напівфабрикатів із недеревної рослинної сировини, які використовуються в целюлозно-паперовій промисловості (ЦПП), постійно зростає і становить зараз близько 10 % до загального обсягу волокнистих напівфабрикатів. Потенційні ресурси недеревної рослинної сировини постійно поновлюються і становлять більше 1 млрд. т на рік. Запаси найперспективнішої сировини у світі становлять види (млн. т): солома пшенична – 550, рисова – 180, житня – 60, багаса  –  55,  тростина  та  бамбук   –  по  30 [ 13, 1]. Щорічний  приріст споживання   недеревних   видів   рослинної   сировини   у   1,5 … 2 рази перевищує приріст споживання деревини. Світовими лідерами з використання в ЦПП відходів сільського господарства та однорічних рослин є Китай, Індонезія, Австралія, Південна Корея, Індія, Японія. Наприклад, у КНР, яка займає третє місце у світі за обсягами виготовлення паперу та картону, використовується близько 55 % волокна із соломи рису та пшениці й 15 % із очерету і тростини. Широко використовують недеревну сировину і усі високорозвинені країни Європи, які відчувають утруднення з вільними запасами деревини (Італія, Іспанія, Франція, Англія). Україна, як держава з розвинутим сільським господарством, виробляє велику кількість зернових та технічних культур, з яких в результаті їх переробки кожного року утворюється значна кількість побічних волокнистих продуктів, придатних для виробництва паперу і картону [1].

У процесі роботи картоноробної машини основними критеріями, які визначають якість готової продукції, є як властивості напівфабрикатів, з яких виготовляється картон для плоских шарів гофрокартону, так і властивості і якість застосовуваних хімічних допоміжних речовин (проклеювальні, ретенційні, та інших. добавки).  Від якості застосовуваних компонентів композиції паперової маси при формуванні багато в чому залежить її зневоднююча здатність.

Введення наноцелюлози в композицію паперової маси покращує її зневоднення, що корелюється з проведеними дослідженнями та дослідними роботами [14, 15] щодо визначення сухості паперового полотна та його вологоміцності.

Розглянемо вплив температури сушіння на механічні властивості картону в залежності від кількості наноцелюлози і порядку введення компонентів у композицію паперової маси.  В процесі сушіння картону на картоно-робній машині не лише зневоднюється картонне полотно, а і одночасно відбувається його ущільнення та зближення волокон. При зближенні волокон між вільними гідроксильними групами встановлюються водневі зв'язки, а в паперовому листі утворюються міжволоконні зв'язки [16]. Введення гідрогелю НЦ до складу паперової маси сприяє утриманню дрібного волокна. Це забезпечить вміст завислих речовин у підсітковій воді та зниження навантаження на локальні очисні споруди освітлення обігової води та значно виключить повернення «мертвого» волокна в потік папероробного виробництва.

Стадія формування паперового та картонного полотна в мокрій частині машин є однією з найважливіших для випуску продукції із заданими показниками якості [17]. Тому використання гідрогелів наноцелюлози на зазначеному етапі картонно-паперового виробництва є доцільним для вдосконалення технології масових видів паперу та картону – паперу для друку; паперу та картону для випуску пакувальних матеріалів (картон для споживчої тари; індивідуальна та групова тара з гофрованого картону).

У табл. 1.1 наведоно вплив використання гідрогелей наноцелюлози з використанням наступних волокнистих напівфабрикатів [18]:

- сульфатна вибілена целюлоза з хвойних та листяних порід деревини,

- нейтрально-сульфітна напівцелюлоза з березової деревини (рідкий потік),

- макулатурна маса після сортування та очищення (вихідна макулатура – марка МС-5Б) [19 ].

З наведених у табл. 1.1 результатів видно, яким чином впливає на якість спектр застосовуваних основних та допоміжних хімікатів, їх витрати та точки подачі до композиції паперової маси:  -контрольний варіант ( варіант 1);

-добавка гідрогелів одночасно з волокнистими напівфабрикатами ( варіант 2);

-добавка гідрогелів одночасно з мінеральними наповнювачами (крейда) (варіант 3); добавка гідрогелів і до волокнистої сировини, і до мінерального наповнювача (варіант 4). 5. Додавання гідрогелів до зміцнюючої добавки – крохмалю (варіант 5) [18]. Схеми подачі гідрогелів до технологічного потоку, витрати хімікатів представлені в табл. 1.1  [ 18 ].

Додатково проведено поверхневу обробку паперу офсетного, отриманого в контрольному варіанті (варіант 6).

З результатів роботи [18] видно, що:

-додавання гідрогелів наноцелюлози забезпечує значне підвищення ступеня утримання мінерального наповнювача у паперовій масі. Залежно від способу подачі гідрогелів ступінь утримання мінерального наповнювача (крейда) склала від 52 до 68%, що перевищує ступінь утримання в контрольному зразку в 1,6-2,1 рази;

-фізико-механічні властивості покращені. Відповідно до сучасних даних підвищення вмісту мінерального наповнювача в папері в інтервалі від 13–14 до 19–20 % має призводити до суттєвого зниження якості паперу за показниками механічної міцності – від 30 до 70 % [ 18, 20] ;

-покращення друкованих властивостей паперу – непрозорість, шорсткість, просвічування, стійкість поверхні до вищипування, фарбосприйняття ;

- застосування гідрогелів наноцелюлози разом із традиційно використовуваною зміцнюючою добавкою – крохмалем, значно знижує ефективність дії нового матеріалу (варіант 5, табл. 1.1 і 1.2). Позитивні результати отримані при виробленні паперу з первинних волокон (сульфатна вибілена целюлоза з хвойних та листяних порід деревини). Гідрогелі наноцелюлози мають позитивний вплив на утримання дрібного волокна при формуванні паперу та картону. При витраті гідрогелів 5-7 кг/т вміст завислих речовин у підсітковій воді скорочується з рівня 170-230 мг/л до рівня 55-130 мг/л. Подальше збільшення витрат гідрогелів до 50–55 кг/т не забезпечує відповідного освітлення оборотної води [18].

Результати випробування гідрогелів наноцелюлози при формуванні паперу для гофрування з волокон напівцелюлози нейтрально-сульфітної, відібраних на технологічному потоці наведено в табл. 1.2 [18].

Таблиця 1.1. – Хімікати та матеріали, використані при виготовленні паперу офсетного [ 18 ].

| № варі-анту | Назва варіанту | Спосіб подачі, витрата реагентів | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольний | 1.Клей «Ультрасайз»-7 кг/т; 2.Крохмаль-4 кг/т 3.Крейда-200кг/т | Частина вироб- леного паперу оброблена з поверхні(проклей-ка) з використанням наноцеллюлози (варіант 6) |
| 2 | Введення НЦ в паперову масу разом з ХДР | 1.Наноцелюлоза-5кг/т; 2.Клей «Ультрасайз»-7кг/т; 3.Крохмаль-4кг/т; 4.Крейда-200кг/т. | Загальна витрата наноцеллюлози-5 кг/т |
| 3 | Введення НЦ після змішування з мінеральним наповнювачем(крей-да) | 1.Клей «Ультрасайз»-7кг/т; 2.Крохмаль-4кг/т; 3.(Крейда+наноцеллюлоза):-крейда-200 кг/т;наноцеллюлоза-2кг/т. | витрата НЦ - 2 кг/т |
| 4 | Введення наноцеллюлози безпосередньо в паперову масу і після змішування з мінеральним наповнювачем | 1.Наноцеллюлоза-5 кг/т 2. Клей «Ультрасайз»-7кг/т; 3. Крохмаль-4кг/т; 4.(Крейда+наноцеллюлоза):-крейда-200 кг/т;наноцеллюлоза-2кг/т. | Загальна витрата наноцеллюлози-7 кг/т |
| 5 | Введення наноцеллюлози після змішування з зміцнюючою речовиною (крохмаль) | 1. Клей «Ультрасайз»-7кг/т; 2.(Крохмаль+наноцеллюлоза):- крохмаль-5кг/т;-наноцеллюлоза-5кг/т; 3.Крейда- 200 кг/т | Загальна витрата наноцеллюлози-5 кг/т |
| 6 | Поверхнева обробка контрольного варіанту (варіант 1) гідрогелем наноцеллюлози на клеїльному пресі | - | - |

Результати  використання двох гідрогелів, що відрізняються фракційним складом та вмістом сухих речовин:

- введення гідрогелів наноцелюлози в композицію паперової маси призводить до суттєвого зниження ступеня помелу волокнистої суспензії. У присутності гідрогелів (витрата 5; 7 кг/т) здатність до водовіддачі волокнистого матеріалу суттєво знижується з рівня  48-50° ШР до рівня 44–38° ШР. Виявлений ефект є виключно важливим для підвищення продуктивності папероробного обладнання і, зрештою, для зниження собівартості кінцевої продукції [18, 21 ]:

- формування паперу та картону з використанням гідрогелів наноцелюлози забезпечує значне освітлення обігової води першого розбору.

Таблиця 1.2 - Результати випробувань гідрогелів наноцеллюлози при формуванні паперу для гофрування з нейтрально-сульфітної наноцеллюлози

| Гідро-гель* | Показники якості відливок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варі-анту | Витрата гідроге-лей наноцелю-лози, кг/т | Пито-мий опір розриву, кН/м | Опір продавлю-ванню, кПа | Опір площінному стисканню гофрованого зразка, Н | Опір торцевому стисненню гофрова-ного зразка, кН/м |
| 0 | 0 | 7.7 | 440 | 319 | 2.18 |
| 1 | 5 | 7.8 | 470 | 345 | 2.44 |
|  | 7 | 7.9 | 485 | 372 | 2.45 |
| 2 | 5 | 7.9 | 460 | 385 | 2.56 |
|  | 7 | 7.8 | 500 | 378 | 2.47 |

*Примітка. 0-контрольний варіант (без додавання гідрогелей). 1,2 - гідрогелі наноцелюлози

Вміст завислих речовин у підсітковій воді знижується практично вдвічі – зі 110–120 мг/л до рівня 55–75 мг/л. Додатковий ефект полягає в тому, що при виготовленні паперу та картону зі 100% вторинної сировини, з технологічного потоку підприємства виводиться дрібне волокно, що негативно впливає на якість продукції [18, 21 ].

-підвищене утримання дрібного волокна призводить до підвищення поверхневої щільності відливок паперу – з 124 до 128 г/м2. Показник «міцність під час розриву» при цьму зберігається незмінним. Збільшення показника «опір продавлюванню» безпосередньо пов’язано з ефектом підвищеного утримання дрібного волокна. Розподіл дрібних частинок усередині армуючої структури з більших волокон забезпечує формування полотна з покращеним просвітом, що суттєво впливає на опір продавлюванню. Показники жорсткості зразків підвищуються на 10-20%. Вплив гідрогелів наноцелюлози на жорсткість матеріалу може бути обумовлено утворенням жорстких мікроплівок між елементами волокнистої структури.

Аналогічний вплив гідрогелів наноцелюлози на показники якості виявлено і під час виготовлення листових матеріалів із деревини (фанера) [22, 23 ]. Збільшення показників якості паперу та картону з макулатури при застосуванні гідрогелів наноцелюлози може бути досягнуто шляхом поверхневої обробки полотна. Результати експериментів, виконаних на промислових зразках гофрування паперу, представлені в табл. 1.3 [24, 18].

Питомий опір розриву, як і при додаванні гідрогелів наноцелюлози в композицію паперової маси, становив 7,0 та 3,6 кН/м у машинному та поперечному напрямках відповідно. Ступінь впливу поверхневої обробки на показники якості паперу можна порівняти зі ступенем впливу гідрогелів наноцелюлози при формуванні полотна на папероробній машині. Опір площинному стиску в результаті обробки підвищився на 16-23% відн.; опір торцевому стиску - на 10 - 50% відн.; опір продавлюванню - на 20-27% відн. [24, 18].

Введення гідрогелів наноцелюлози в композицію паперової маси позитивно впливає на ступінь утримання мінеральних наповнювачів і дрібного волокна. Це залежить від виду волокнистого напівфабрикату (первинні волокна, макулатура), природи дрібних частинок (неорганічна, органічна) і рівня розробки волокнистої маси (ступінь помелу) [24, 18].

Підвищення утримання мінеральних наповнювачів і дрібного волокна дозволяє підвищити продуктивність папероробного обладнання через зниження водоутримуючої здатності паперової маси, зменшити питомі норми витрати за рахунок повнішого використання рослинної сировини та мінеральних наповнювачів, знизити собівартість кінцевої продукції .

Поліпшення роботи мокрої частини папероробного обладнання нерозривно пов'язане з випуском паперу та картону підвищеної якості. Поряд із регламентованими показниками якості необхідно розглянути такий, як «різнобічність полотна».

Таблиця 1.3 - Вплив гідрогелій наноцеллюлози на властивості паперу [18]

| Варіант обробки | Опір площінному стисканню гофрованого зразка паперу, Н |  | Опір торцевому стисненню гофрованого зразка паперу, кН/м |  | Опір продав-люван-ню, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Машинне направлення | Поперечне направлен-ня | Машин-не направ-лення | Поперечне напрвлення |  |
| Контроль-ний | 178 | 160 | 1.19 | 1.8 | 280 |
| Гель 1 | 207 | 166 | 1.33 | 1.8 | 335 |
| Гель 2 | 211 | 197 | 2.09 | 2.14 | 355 |

Збільшення частки дрібних частинок різної хімічної природи в армуючій структурі з більших волокон призводить до рівномірності полотна не тільки в горизонтальній площині, а й у напрямку перпендикулярному площині листа (Z-напрямок). В результаті знижується різниця у властивостях між сітковою та лицьовою сторонами паперового полотна [11]. Одержувана при цьому продукція характеризується меншим скручуванням, коробленням та деформацією при зміні відносної вологості та при змочуванні водою. Останній параметр особливо важливий для паперу офсетного, призначеного для листового багатокольорового друку способом плоского друку. Зниження кількості дрібниць у обіговій воді забезпечить менше навантаження на системи локального очищення підприємств. Поверхнева обробка паперу та картону із застосуванням клеїльного преса, так само як і додавання гідрогелів наноцелюлози в композицію паперової маси, дозволяє підвищити більшість ключових показників якості масових видів паперу та картону.

Задля збільшення екологічності продукції та покращення її якості пропонується додавання декількох вагових відсотків наноцелюлози безпосередньо в паперову масу в машинний басейн КРМ.

Удосконалення процесу розволокнення макулатурної маси. В зв’язку з підвищенням попиту на гофротару, пропонується виготовляти картон для плоских шарів, який в подальшому служить основою для гофрокартону. З цією метою для підвищення продуктивності передбачена реконструкція лінії картонного виробництва ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат».

Пропонується виготовляти картон для плоских шарів марки КТ-1 із макулатури. Для потоку макулатурної маси пропонується використання макулатури марок МС-5Б-2 та МС-5Б-3. Головним критерієм якості картону для плоских шарів є показники його механічної міцності.

Тому реконструкція технологічного  передбачає зниження енерговитрат, собівартості продукції, при цьому збільшення ефективності та продуктивності технологічного потоку КРМ-2, за рахунок:

- заміни вертикального гідророзбивача на більш сучасний і продуктивний гідророзбивач горизонтального типу TwinDrum [25].

Барабанний гідророзбивач виконує дві функції: розволокнення макулатури з отриманням волокнистої суспензії при одночасному сортуванні та очищенні від сторонніх домішок без подрібнення. Барабан встановлюється під невеликим кутом нахилу у напрямку розвантаження відходів розволокнення макулатури, що забезпечує переміщення маси вздовж осі апарату. Барабан має дві зони: перша зона займає дві третини довжини барабана і призначена для розволокнення, а зона сортування маси розволокненої займає одну третину барабана. Кіпи макулатури, звільнені від дроту, подаються в барабан одночасно з водою та хімічними реагентами. У зоні розволокнення на внутрішній поверхні барабана є спеціальні несучі елементи та відбивні планки – дефлектори – для переміщення маси.

Концентрація маси у зоні розволокнення становить 14-20 %. Барабанний гідророзбивач має окружну швидкість 100-120 м/хв. Регулюючи швидкість обертання барабана, можна отримувати макулатурну масу різної якості. Поділ вологої макулатурної сировини на волокна забезпечується за рахунок багаторазового падіння та переміщення макулатурної сировини в осьовому напрямку при мінімальному руйнуванні волокон та сторонніх домішок. При цьому виникають зусилля, що сприяють поділу макулатури на волокна. Взаємне тертя волокон забезпечує відокремлення частинок друкарської фарби та зольних елементів. «М'які», порівняно із звичайними гідророзбивачами, умови розволокнення макулатури в гідророзбивачі є достатніми для ефективного поділу макулатурної сировини на волокна без подрібнення домішок. У зону сортування барабана проводиться подача води для розведення розволокненої маси до концентрації 3-5 %. Волокниста суспензія через отвори діаметром 6-9 мм із зони сортування надходить у збірку макулатурної маси. Відходи сортування – великі частинки домішок та не розволокнені шматочки вологоміцних матеріалів – вільно видаляються через торцевий отвір барабана. У барабані відсутні ріжучі деталі, завдяки чому зберігається міцність і довжина волокон, а видалення сортів відходів макулатурної маси відбувається при мінімальній втраті волокна. Чистота макулатурної маси, отриманої при використанні гідророзбивача, значно вища, ніж при використанні звичайного гідророзбивача, що дозволяє виключити обладнання для її очищення, а також транспортування та зберігання маси.

Гідророзбивач типу TwinDrum фірми Voith на відміну від інших гідророзбивачів такого типу складається з двох барабанів, один з яких призначений для розволокнення макулатури, а інший – для сортування і очистки отриманої волокнистої суспензії. Розволокнення макулатури відбувається за концентрації 20 %, сортування макулатурної маси – за концентрації 3,5 %. Розволокнення макулатури в гідророзбивачі з ефективним грубим сортуванням дозволить отримувати макулатурну масу високої якості при використанні меншої кількості обладнання. Таким чином, ефективне розволокнення вторинної волокнистої сировини з одночасним грубим очищенням і сортуванням дозволить значно зменшити затрати на подальшу обробку макулатурної маси і знизити втрати волокна при видаленні відходів.

Ефективне сортування макулатурної маси у виробництві картону для плоских шарів гофрокартону. Сортування – найважливіша технологічна операція процесу переробки вторинної волокнистої сировини  макулатури  у волокнистий напівфабрикат –  макулатурну масу.

В процесі дослідження технологічного потоку підготовки маси КРМ-2, виявлені проблеми в процесі очищення  маси, тому що в процесі роботи КРМ на максимальній продуктивності, система підготовки маси не відповідає потребам КРМ-2.  Збільшилась кількість забруднень в масі, що в результаті негативно позначилося на роботі картоноробної машини, в результаті збій в роботі обладнання та часті ремонтні роботи. В результаті дослідження потоку виявлено вузьке місце: трьохступенева система сортування маси.

Метою реконструкції даного вузла очистки маси – забезпечити високу ефективність видалення забруднень та клейких речовин, при цьому збільшити продуктивність технологічного потоку. Для вирішення даного питання передбачено встановлення комбінованої системи сортування, яка поєднує надійну двоступеневу систему грубого сортування з ефективним тонким сортуванням.

Таким чином, більше немає необхідності встановлювати дві системи тонкого сортування по всьому потоку.  В системі попереднього сортування встановлено сортувалку «Комбісортер» [26], який представляє  собою проміжну ланку між системами грубого та тонкого сортування, видаляє всі важкі забруднення і підготовлює масу для очищення на щілевих сортувалках.

Дві сортувалки другого та третього ступеня обладнали системою Screen Booster, яка знижує згущення відходів і знижує втрати волокна в процесі сортування маси.

Інноваційне рішення – ANDRITZ Screen Booster – допомагає збільшити продуктивність технологічного потоку, з допомогою підсилювальних модулів  сита та ротора [27]. Концепція ANDRITZ Screen Booster складається з модульних оновлень для надання допомоги підприємству у досягненні найвищих показників у роботі сортувального обладнання. Підсилювачі забезпечують значне підвищення ефективності, продуктивності, видалення відходів, надійність та економію електроенергії. Окупність інвестицій за цими економічно ефективними рішеннями може бути досягнута, залежно від підходу, протягом кількох тижнів.

В оновлення ротора сортування входить закрита (барабан) конструкція ротора з оптимізованими планками для зрідження маси для збільшення продуктивності та економії електроенергії. Ротор – ANDRITZ Drum 400 Dolphin – визнаний виконавець. Він має планки з унікальною гідродинамічною формою, яка була виконана за допомогою сучасної комп'ютерної моделі та була випробувана на сотнях установок у всьому світі. Окупність інвестицій за рахунок зниження споживання електроенергії в порівнянні з традиційним ротором може бути досить суттєвою. Геометрія планки із сучасною обтічною формою створює мінімальні обмеження потоку маси, навіть при високих концентраціях. Це дозволяє експлуатувати ротор при меншій швидкості для досягнення тієї ж продуктивності, що і звичайний ротор, з меншим енергоспоживанням. Зона тиску планки Dolphin забезпечує оптимальний розподіл витрати по всій поверхні сита сортування, заощаджуючи при цьому енергію, водночас зона всмоктування (імпульсна) зменшує ефект згущення, підтримує чистоту сита та підвищує виробничі показники.

Модернізація сита сортування – це великий крок у реалізації повного потенціалу сортування шляхом безпосереднього отримання прибутку від ефективного видалення відходів, одночасно зберігаючи продуктивність та працездатність обладнання. У цю модернізацію входить конструкція сита BarTec UTwist, перше і єдине сито, яке дозволяє проводити регулювання висоти профілю одночасно з вертикальним положенням сита. Ця здатність регулювати сітку дозволяє досягати ідеального балансу між виробничими показниками обладнання та ефективністю сортування для різних варіантів сортування. У будь-якому процесі сортування висота профілю сита та ширина щілини мають вкрай важливе значення для забезпечення необхідного видалення відходів при потрібній продуктивності. Точність і акуратність щілини мають вирішальне значення – менші за розміром щілини викликатимуть забивання сортування, тоді як великі щілини пропускатимуть небажані відходи, які потраплятимуть у відсортовану масу. При регулюванні сітки UTwist можна встановити мінімальну висоту профілю зверху сита (для ефективності сортування при максимальному видаленні відходів), одночасно збільшуючи висоту профілю в зоні відходів, щоб уникнути згущення маси, а також ризику більших втрат волокна або забивання сита, що часто пов'язано з високими показниками згущення.

Реконструкція даного вузла сортування дозволить підвищити ефективність видалення клейких забруднень в системі попереднього сортування приблизно на 30 %, кількість відходів знизиться приблизно на 20 % а продуктивність технологічного потоку підвищиться на 25 %.

Поліпшення формування картонного полотна із заміною круглосіткових вакуум-формувальних пристроїв на плоскосіткове формування. Однією з основних задач модернізації КРМ-2 складає заміна круглосіткових вакуум-формувальних пристроїв на плоскосіткове формування. Для забезпечення надійної якості, пропонується встановлення гібридного формера DuoFormer D II [28], це дозволить істотно поліпшити техніко-економічні показники, зокрема такі як:

– підвищити продуктивність;

– знизити собівартість картону;

– зменшити питому витрату волокнистих напівфабрикатів.

Рисунок 1.1 – Гібридний формер DuoFormer D II з розширеним діапазоном швидкостей

Удосконалений DuoFormer D II [ 28] (рис.1.1) гарантує стабільне формування полотна при максимальних швидкостях. Завдяки регулюванню вхідної зони з трьома прижимними формувальними планками на вході, забезпечується плавне сходження формувальної сітки і поверхні волокнистої суспензії. Крім цього, зона зневоднення від грудної дошки до передачі полотна в пресову частину була оптимізована з точки зору енергоефективності при одночасному підвищенні сухості. Оснастка формувального пристрою відсмоктувальними ящиками підбирається в залежності від сорту картону що випускається. Крім цього, в якості останнього елемента зневоднення замість відсмоктувального гауч-вала застосовується високо вакуумний вал, що значно знижує інвестиційні затрати, а також знижує витрату електроенергії.

Модернізація верхнього плоскосіткового формувального пристрою. Орієнтація волокон в процесі формування картонного полотна на плоскій сітці відіграє важливу роль для визначення фізико-механічних показників, служить головною причиною неоднорідності картону в поздовжньому і поперечному напрямках. Велике значення має можливість регулювання розташування волокон в картонному полотні. У відомих межах це досягається завдяки трясці сітки.

Поєднання легкого грудного вала CarboForm і сіткотряски DuoShake (рис. 1.2) вже неодноразово доводило свою ефективність. І завжди з очевидним успіхом: така комбінація дозволяє скоротити споживання ресурсів і заощадити технологічні матеріали. Крім того, якість картону помітно поліпшується [29].

Принцип дії сіткотряски DuoShake дозволяє генерувати частоти, яких не можуть досягти традиційні сіткотряски. Тим самим досягається рівномірний розподіл волокон навіть на самих високошвидкісних машинах. Крім того, поліпшується формування полотна, і знижується анізотропія міцності на розрив, що особливо важливо для хорошої геометричної стабільності картону.

Три різних типи сіткотрясок DuoShake дозволяють підібрати ідеальний компонент для кожної картоноробної машини: від невеликих машин з низькою швидкістю до 9-метрових машин зі швидкістю 1200 м /хв.

Рисунок 1.2 – Схема сіткотряски DuoShake [29]

Легка конструкція валу CarboForm з композитного матеріалу на основі вуглецевих волокон була спеціально розроблена для високочастотної тряски. При цьому вирішальну роль відіграє висока геометрична точність форми вала. Вал CarboForm, при вазі близько 40 % від ваги аналогічного сталевого вала дозволяє досягати більш високих показників тряски і, тим самим, забезпечує більш високі показники формування паперу [29 ].

Поряд з поліпшенням якісних показників паперу, таких як формування, анізотропія міцності на розрив, міцність на розтягнення, показник поглинання енергії розриву і поперечне розширення, існує можливість економії волокна і технологічних матеріалів. Наприклад, комбінація сіткотряски DuoShake і грудного вала CarboForm дозволяє скоротити споживання волокна, ступінь мливу і витрата крохмалю без шкоди для якісних показників. Крім того, існує можливість збільшення швидкості картоноробної машини. Особливо хороші результати досягаються у виробництві тарних видів паперу, наприклад, картону для плоских шарів гофрокартону, паперу для гофрування, картону або мішкового паперу. В цілому, зниження витрати волокна і технологічних матеріалів означає швидку окупність інвестицій і економію ресурсів.

Модернізація пресової частини з метою підвищення сухості картонного полотна. Велике питання виникає в процесі досягнення сухості, після підвищення продуктивності картоноробних машин. Комбіновані трьохвальні преса, з низьким степенем прижиму валів, уже не в змозі виконувати сучасні вимоги до якості паперу та досягнення сухості більше 50 %. Графік залежності сухості картонного полотна від сили прижиму має лінійну залежність. Оскільки черевичні преси мають суттєво більшу силу прижиму ( до 1200н/м2 ), то, відповідно і сухість полотна після преса може сягати аж до 55%. Тому в процесі оптимізації пресової частини, з метою збільшення сухості картонного полотна, очистки пресових сукон, пропонується заміна комбінованого трьохвального преса на сучасний прес  Single NipcoFlex фірми Voith [30].

Черевичний прес Single NipcoFlex (рис. 1.3) має концепцію преса за допомогою якого проходить оптимальне зневоднення  та ідеальна очистка сукон і поверхні валів. Геометрія преса, а саме похиле розташування валів, дозволяє оптимізувати відвід води в зоні зневоднення після захвату у піддон на башмачному пресі та ефективно видаляти воду з покриття валів.

У порівнянні зі звичайними пресами процес зневоднення на пресі Single NipcoFlex  значно менше впливає на пухкість. Це пояснюється декількома причинами: по-перше, висока сухість забезпечує високу міцність у вологому стані, що в поєднанні з закритим прогоном полотна і ефективною системою стабілізації в сушильній частині знижує навантаження на полотно, що дозволяє підвищити робочу швидкість при меншому складі довгого волокна, чим у випадку зі звичайними пресами.

По-друге, прес Single NipcoFlex забезпечує зберігання пухкості за рахунок попередження піків тиску, які виникають у звичайних пресах. Також, що стосується якості картону, прес Single NipcoFlex має додаткові переваги. Завдяки наявності двох сукон і рівномірному зневодненню з двох сторін досягаються відмінні показники сухості картону. Вирішальне значення мають два фактори: на пресі Single NipcoFlex встановлюється башмак такої довжини, що полотно залишається в зоні пресування довше, чим в захватах трьох чи чотирьох послідовних пресах.

Рисунок 1.3 –  Черевичний прес Single NipcoFlex фірми Voith [30 ]

Крім цього, видалення води із полотна картону проходить в обидві сторони по всій стороні преса. Два сукна преса Single NipcoFlex виконують непросту задачу. Вони повинні справитися з усім об’ємом води і всією кількістю забруднень, що потрапляють пресову частину.

Заміна клеїльного преса на клеїльний прес SpeedSizer.  Установка SpeedSizer (рис. 1.4) дає можливість наносити крохмаль, наповнювачі або навіть і те, і інше на одну сторону полотна.  Під час калібрування та нанесення покриття.

SpeedSizer AT наносить плівку рівномірно та бездоганно, тим самим цілеспрямовано покращуючи характеристики паперу, проникнення та покриття поверхні. Будь то проклеювання або покриття - SpeedSizer AT  [31] є стандартом для технічно складних машин для виробництва плівки. Успішне поєднання перевірених технологій та новітніх розробок у галузі матеріалів говорить саме за себе у цій інноваційній розробці. Запатентована конструкція SpeedSizer AT ідеально поєднує в собі опорну балку із вуглецевого волокна та насадку-аплікатор із нержавіючої сталі.

Дуже низький коефіцієнт теплового розширення вуглецевих волокон забезпечує кращу термічну та механічну стабільність як основу для чудових профілів CD.

SpeedSizer AT забезпечує найкращу працездатність для тривалих стабільних виробничих циклів та особливо високий рівень зручності для користувача. SpeedSizer AT — ідеальний аплікатор для проклеювання або нанесення покриття на швидкохідних паперових машинах для всіх сортів паперу, а також для нанесення різних функціональних шарів на спеціальний папір.

Переваги зі SpeedSizer AT:

-Єдине застосування плівки для широкого спектру різних застосувань

-Безперервні ідеальні профілі за будь-яких умов експлуатації

-Відмінні експлуатаційні якості для тривалих стабільних виробничих циклів

-Просте обслуговування та зручні елементи управління та експлуатації.

Рисунок. 1.4 -  Схема клеїльного преса SpeedSizer AT [31]: 1–Валик аплікатора; 2 – Балка аплікатора; 3 – Аплікатор; 4 – Піддон повернення ; 5 – Піддон накопичувача; 6 – Рама машини

Запропоновані в магістерській дисертації  іновації дозволять вирішити ряд питань технологічного процесу виробництва картону для плоских шарів гофрокартону, зокрема:

-покращити розпуск, сортування та очищення макулатури та иакулатурної маси;

-покращити якість виготовляємого на КРМ картону;

-підвищити продуктивність технологоічного потоку;

-знизити енерговитрати на одиницю випускаємої продукції.

2. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

2.1.Вимоги до сировини та готової продукції

В процесі виробництва картону використовують такі основні види сировини та хімікати: макулатура марок МС-5Б, крохмаль Polimin SK, Feno Size SC 28,  піногасник Fennotech 5000, оксид алюмінію Полвак, Фенофлок А18, та інші. Макулатура кожної групи залежно від складу, джерел надходження, кольору і здатності до розпуску поділяється на марки. Зокрема макулатура групи Б має наступні марки, наведені у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 - Характеристика макулатури [ 19 ]

| Група | Марка | Підмар-ка | Склад |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | МС-5Б-1 |  | Відходи виробництва, перероблення та використання гофрованого картону та гофротари з двома і більше плоскими шарами із небіленої целюлози Відходи виробництва, перероблення та використання гофрованого картону та гофротари з одним плоским шаром із небіленої целюлози |
|  |  | МС-5Б-1-1 |  |
|  | МС-5Б-2 |  | Відходи виробництва та перероблення гофрованого картону різного сировинного складу та гофротара, яка не була у використовуванні |
|  |  | МС-5Б-2-1 | Відходи виробництва ,перероблення та використання мікрогофрованого, гофрованого картону та гофротара з білим або фарбовим верхнім шаром та кольоровим друком |
| Б | МС-5Б-3 МС-6Б-1 |  | Гофрокартон та гофротара всіх видів з друком та без нього після використання Відходи виробництва та перероблення картону із біленої целюлози без друку Відходи виробництва та перероблення картону із біленої целюлози з чорно-білим та кольоровим друком |
|  | МС-6Б-2 |  |  |

## Гідрохлорид алюмінія «Полвак 40/68/80» виготовляється згідно з ТУ У 19155069.001–99 і використовується як коагулянт для підготовки води господарсько-питного призначення, очищення побутових і промислових стоків, а також у технологічних процесах у паперовій, текстильній та інших галузях промисловості. «Полвак» являє собою водний розчин гідроксихлорида алюмінію і має характеристики, наведені в таблиці 2.2 [32].

Таблиця 2.2 – Характеристика розчинів гідроксихлоридів алюмінію різного ступеня основності

| Найменування показника | Норма |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полвак-40 | Полвак-68 | Полвак-80 |
| Зовнішній вигляд | зеленувато-жовта рідина, допускається наявність інших відтінків і каламуть |  |  |
| Масова частка основної речовини в перерахуванні на Al2O3, %, не менше | 15 | 10 | 10 |
| Відносна основність, % | 35 – 45 | 65 – 72 | 74 – 80 |
| Щільність при 20 ºС, г/см³ | 1,23 – 1,40 |  |  |
| Масова частка нерозчинного у воді залишку, %, не більше | 0,3 |  |  |
| Масова частка хлоридів, % | 5 – 20 |  |  |

Масова частка домішок Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, As, Mo, Se, Sr, Hg, Cd, Ni, Cr, Sn у воді при застосуванні коагулянт, відповідає вимогам ГОСТ 2874 – 82. Полвак використовується у вигляді робочого розчину. У деяких випадках (наприклад, кондиціонування осадів стічних вод або концентрованих промислових стоків) Полвак може застосовуватись у вигляді товарного продукту без розведення. Полвак повинен зберігатися в місткостях з корозійностійких матеріалів при температурі від –18 ºС до +40 ºС. Гарантійний термін зберігання – 6 місяців.

Високомолекулярний водорозчинний полімерізат для утримання волокон Polymin SK - високомолекулярний водорозчинний полімерізат для виготовлення паперу, картону та упаковки, основні властивості якого наведено в табл. 2.3.

Таблиця 2.3  Основні властивості Polymin SK

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Вміст нелетких компонентів,% ISO 3251, частина 1, IR-сушка, 2 г, 130 ° С, 2 год | біля 24,5 |
| В'язкість, мПа*сек. ISO 2555, тип RVT, 20 ° С, Sp.2, 20 1 / хв. | 750 |
| Рівень рН | 8,3 |
| Густина, кг/см³ | 1060 |
| Іонний характер | катіонний |
| Розчинність | Легко розчиняється в холодній воді в будь-якій пропорції |
| Температура заморожування | - 5 °С |

Polymin® SK дозволяє значно підвищити утримання волокон і наповнювачів на сітці папероробної машини в діапазоні рН від 4,0 до 7,5 і одночасно прискорити зневоднення маси, що призводить до зростання продуктивності. Виходячи з цього, даний продукт рекомендується використовувати, перш за все, для паперових мас з поганим зневодненням, що містять деревину і / або макулатуру.

Застосування Polymin SK не викликає проблем. Його додавання в паперову масу або стічні води відбувається безперервно. Нерозбавлений продукт подається дозуючим насосом в змішувач Lusap або статичний змішувач і при цьому безперервно розбавляється до необхідної концентрації  0,1 - 0,5%. Такий ступінь розведення речовини необхідна для швидкого змішування продукту з паперовою масою або стічними водами. Термін зберігання 12 місяців в щільно закритих контейнерах при температурі нижче +35 ° С.

Реагент, що надає міцність картону в сухому стані - Zelorex RS 1200 - високомолекулярний полівініламін, який використовують в якості реагента, що надає міцність в сухому стані, для всіх типів паперу, основні характеристики  якого  наведено в табл. 2.4.

Таблиця 2.4 - Основні властивості Zelorex RS 1200

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Зовнішній вигляд | Водний розчин блідо-жовтого кольору |
| Іонний характер | катіонний |
| Густина, г/см3 | 1,08 |
| рН ,DIN 19268 | 7-9 |
| Вміст твердих речовин,% ISO 2555,частина 1, 1 г,120°C, 2 години | 17-19 |
| В'язкість Brookfield RVT, ISO 2555, за 20 °C, шп. 2, 20 об/хв.,мПа*с | 500-2500 |
| Розчинність | Змішується з водою в різних співвідношеннях |

Xelorex RS 1200 є реагентом, що надає міцності в сухому стані, який особливо ефективний при використанні для паперу, виготовленого  в нейтральному середовищі.  Xelorex RS 1200 розчинний у воді, не дивлячись на високу

молекулярну масу. Його висока катіоногенність сприяє його адсорбції на хімічній целюлозі. Залежно від необхідного ступеня міцності в сухому стані його зазвичай додають у масу в дозах від 0,2% до 4% в розрахунку на висушену в печі масу. Корисним побічним ефектом є те, що в більшості випадків він покращує утримування наповнювача і сприяє зневодненню. Xelorex RS 1200 зазвичай використовується самостійно, але для підвищення міцності в сухому стані в комбінації з Xelorex RS 1200 можна використовувати з аніоногенними речовинами, такі як карбоксиметилцеллюлозою  і поліакриламідом. Продукт Xelorex RS 1200 слід зберігати у щільно закритих ємностях за температурою нижче + 35оС.

Крохмаль модифікований для марки КМС виготовляється згідно технічних умов «Крохмаль модифікований, КМС, ТУ У 24885977.001 : 2001». Крохмаль модифікований повинен відповідати вимогам цих технічних умов та виготовлятися за технологічним регламентом, затвердженим згідно з чинним порядком [33]. Крохмаль модифікований являє собою однорідний порошок без сторонніх домішок від білого до палевого кольору. Крохмаль модифікований повинен вироблятися марок: КМС  -  призначена  для  міжшарового,  поверхневого  та  внутримасного проклеювання під час виробництва картону та паперу; КММ   -   призначена  для   виготовлення   пігментувальних   паст   під   час виробництва картону та паперу.

Таблиця 2.5 - Характеристики крохмалю пакованого  [33]

| Назва показника | Норма для марки |  | Метод випробування |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КМС | КММ |  |
| 1. Масова частка фосфору, % | 0,4 - 2,0 | 0,5 - 3,0 | 5.5 цих технічних умов |
| 2. Масова частка карбаміду, % | 2,0 - 5,0 | 4,0 - 10,0 | 5.4 цих технічних умов |
| Продовження таблиці 2.5 |  |  |  |
| 3. Масова частка вологи, % не більше | 13,0 | 13,0 | Згідно з ГОСТ 7698 |
| 4. рН водного розчину | 6,0 - 8,0 | 6,0 - 8,0 | Згідно з ГОСТ 12523 та 5.6 цих технічних умов |
| 5. Умовна в'язкість, с: за масової частки зависі, % 5 15 2 | 20-30 - - | - 14-18 22-28 | Згідно з ГОСТ 8420 |

Таблиця 2.6 - Характеристики картона тарного макулатурного [34]

| Назва показника | Норма для марки | Методи контролювання |
| --- | --- | --- |
|  | КТ-175 |  |
| 1. Маса картону площею 1 м", г | 175±8 | Згідно з ДСТУ 2297 (ГОСТ 13199) |
| 2. Абсолютний опір продавлюванню, кПа, не менше | 450 | Згідно з ДСТУ 150 2759 |
| 3. Поверхнева вбирність води під час однобічного змочування (Кобббо) картону площею їм , г, не більше: - поверхневий шар | 35 | Згідно з ДСТУ 3549 (ГОСТ 12605) (150 535) |
| 4. Руйнівне зусилля під час стиснення кільця у поперечному напрямі, Н, не менше | 170 | Згідно з ДСТУ 150 12192 |
| 5. Зусилля стиснення на короткій відстані у поперечному напрямі, кН/м, не менше | 2,30 | Згідно з 5.10 даних технічних умов |
| 6. Білість поверхневого шару, %, не менше |  | Згідно з ДСТУ 2570 (ГОСТ 30113) |
| 7. Вологість, % | 6,0- 9,0 | Згідно з ГОСТ 13525.19 |

# При виготовленні картону для покривних шарів гофрокартону марки КТ-175 застосовують норми витрат, наведені в таблицях 2.7 та 2.8.

Таблиця 2.7. Норми витрат води на виготовлення 1 т продукції

| Назва | Одиниці виміру | Норми витрат |
| --- | --- | --- |
| 1 Вода |  |  |
| 1.1 Свіжа | м3 | 18 |
| 1.2 Повторно-використана | м3 | 25 |
| 1.3 Стічна | м3 | 20 |

Таблиця 2.8 - Норми витрат сировини та напівфабрикатів

| Назва сировини, хімікатів та напівфабрикатів | Оди-ниці ви-міру | Норми витрат |
| --- | --- | --- |
|  |  | Марка |
|  |  | КТ-175 |
| 1 Відходи гофровиробництва (МС-5Б-2) | кг | 90 |
| 2 Макулатура (вологість 12 %), всього | кг | 853 |
| МС-5Б-1 |  | 24 |
| МС-5Б-3 |  | 352 |
| Волокно, всього | кг | 1319 |
| Витрати на 1т картону КТ-1, кг |  |  |
| XELOREX 1200 | 5 |  |
| Крохмаль(проклейка в масу) SALSOKAT 33 або інший | 6 |  |
| Клей Fennosize S C28 | 0,55 |  |
| Оксихлорид алюмінію Полвак-40 або Фенофлок А 18 | 1,0 |  |
| Піногасник Fennotech 5000 Afranil FC S200 (PR 8440X) | 0,4 |  |
| Поверхнева проклейка: а) Крохмаль кукурудзяний нативний ДСТУ 3976-2000 для поверхневої проклейки картону, вол.13% | 28,2 |  |
| б) Ензим SUPERZYME 120X ( Tegamil) | 0.023 |  |
| в) Крохмаль модифікований для поверхневої проклейки картону марка КМП ТУ У 24885977.001-98, вол. 13% (без ензиму) | 28,2 |  |
| г) Піногасник Fennotech 8339 | 0.0052 |  |
| Коагулянт Полімін СК | 5 |  |

2.2. Вплив наноцелюлози на показники якості картону для плоских шарів гофрокартону

У роботі як сировина для одержання целюлози й наноцелюлози використовувалися стебла пожнивних решток кукурудзи (ПРК), хімічний склад яких наведено в табл. 2.9.

Таблиця 2.9 – Хімічний склад рослинної сировини, % від маси а.с.с

| Рослинна сировина | Целюлоза | Лігнін | Розчинні у |  | СЖВ* | Зольність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | воді | 1% NaOH |  |  |
| ПРК | 44,5 | 19,3 | 14,9 | 40 | 1,7 | 2,4 |
| Пшенична солома | 46,3 | 18,6 | 10,2 | 38,4 | 4,9 | 4,4 |
| Ялина [23] | 46,1 | 28,5 | 7,3 | 18,3 | 2,9 | 0,2 |
| Береза [23] | 41,0 | 21,0 | 2,2 | 11,2 | 1,8 | 0,5 |

*- смоли, жири, воски

Для порівняння в таблиці наведено хімічний склад найбільш розповсюджених представників хвойних і листяних порід деревини. За даними табл. 2.10. видно, що стебла ПРК мають вміст целюлози в межах 44,5 % , що є на рівні вмісту целюлози в деревині і тому цілком придатні для використання в якості сировини для отримання наноцелюлози.

Методика одержання органосольвентної целюлози. Для одержання целюлози, придатної для подальшого хімічного перероблення, із пожнивних решток кукурудзи (ПРК) проведено варіння целюлози за методикою, описаною в роботі [23]. Згідно із запропонованою методикою [23], перед варінням ПРК промивали гарячою або холодною дистильованою водою. Це дало можливість зменшити неструктуровану зольність у рослинний сировині. Далі проводили варіння з органосольвентним способом делінгніфікації [23].

Методики отримання наноцелюлози та визначення показників її якості. Для одержання наноцелюлози з органосольвентної целюлози з ПРК проводили гідроліз вологої органосольвентної целюлози розчином сульфатної кислоти з концентрацією 43 %, гідромодуль становив 10 : 1.

Наноцелюлозу отримували гідролізом органосольвентної целюлози за методикою, описаною в  [35]. Для відмивання наноцелюлози від залишків кислоти проводили її центрифугування зі швидкістю 8000 об/хв. тривалістю 10 хв. Рідину над осадом зливали та додавали нову порцію дистильованої води, інтенсивно перемішували та проводили повторне центрифугування. Етап центрифугування для суспензій наноцелюлози, гідролізованої кислотою з концентрацією до 43 %, проводили до досягнення рН на рівні 6 – 6,5, а для суспензії наноцелюлози після гідролізу більш високої концентрації проводили 3-х кратне центрифугування до досягнення рН на рівні 2,5 – 3, після чого проводили електродіаліз протягом 12 – 24 годин для досягнення рН розчину 6 - 7. Оскільки розчин наноцелюлози після гідролізу є колоїдною системою  з наявністю електролітів, що викликають його дестабілізацію, тому необхідно проводити додаткове очищення наноцелюлози, наприклад, методом діалізу. Модифікованим методом діалізу є електродіаліз, який теж використовувався в дослідженнях. Промивні води після очищення наноцелюлозної суспензії направляли для повторного електролізу розведених розчинів сульфатної кислоти для їх концентрування до 30 ÷ 44 %  [35, 36, 23 ].

Після проведення очищення суспензію наноцелюлози розводили дистильованою водою до концентрації 1 %. Для визначення концентрації 2 мл суспензії переносили в попередньо зважений бокс, висушували до постійної ваги в сушильній шафі за температури 105 °С, охолоджували та знову зважували. За різницею маси визначали масу абсолютно сухої целюлози, що міститься в 2 мл суспензії і концентрацію наноцелюлози.

Властивості кукурудзяної наноцелюлози. Наноцелюлоза, отримана в результаті обробки кукурудзяної органосольвентної целюлози 43% розчином сульфатної кислоти за температури 600С протягом 60 хвилин та ультразвукової обробки протягом 60 хвилин, мала такі фізико-механічні показники: щільність 1,2 г/см3, міцність на розрив - 22 МПа, прозорість 57% при довжині хвилі 600 нм. [37]. Топографічні характеристики НЦ кукурудзи визначали за допомогою атомної силової мікроскопії (АСМ) [37].

Методики визначення показників картону. Визначення показників картону виконано за стандартними методиками. Папір і картон. Визначення міцності методом стиснення кільця (ISO 12192:2002, IDT)— На заміну ДСТУ 3643-97 (ГОСТ 10711-97) зі скасуванням в Україні ГОСТ 10711-9.

ДСТУ 3549-97 (ГОСТ 12605-97) (ISO 535:1991) Папір та картон. Метод визначення поверхневої вбирності води під час однобічного змочування (метод Кобба) — На заміну ГОСТ 12605-82. ДСТУ ISO 2759:2007 Картон. Визначення опору продавлюванню (ISO 2759:2001, IDT).

Результати дослідження процесу отримання картону з використанням наноцелюлози з пожнивних решток кукурудзи. В роботі досліджено вплив алкіл кетен димеру (АКД) і наноцелюлози (НЦ) із пожнивних решток кукурудзи на показники якості картону для плоских шарів гофрокартону. Встановлено, що введення АКД з витратою 0.15% і НЦ з витратою 0.5% у волокнисту масу достатньо для виготовлення картону, що відповідає вимогам стандарту. Показано, що поверхневе нанесення НЦ з витратою 2 г/м2 на поверхню картону, в композицію якого внесено АКД і НЦ по 0.15% від маси картону, задовольняє вимогам стандарту. Виявлено, що економічно більш доцільно додавати НЦ безпосередньо у волокнисту масу у порівнянні з нанесенням НЦ на поверхню картону.

В контексті сталого розвитку актуальною проблемою для світової целюлозно-паперової промисловості є заміна хімічних допоміжних речовин (ХДР) із вичерпних природних джерел – нафти, газу, вугілля – на екологічно безпечні матеріали [38]. До таких екологічно безпечних речовин відносяться целюлозовмісні продукти, зокрема наноцелюлоза (НЦ). У роботі досліджено вплив алкіл кетен димеру (АКД) і НЦ із пожнивних решток кукурудзи [24] на показники одного із масових видів картонно-паперової продукції – картону для плоских шарів гофрокартону. Варіанти дослідження процесу отримання картону масою 175 г/м2 наведено в таблиці 2.11.

Результати отриманих досліджень наведено на рисунках 2.1 – 2.3.

Таблиця 2.11 - Варіанти дослідження процесу отримання картону

| № варіанту | Витрати АКД і НЦ, % від маси картону | Товщина, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | без ХДР | 0,339 |
| 2 | 0,3/0 | 0,328 |
| 3 | 0,15/0 | 0,284 |
| 4 | 0,15/0,15 | 0,283 |
| 5 | 0,15/0,3 | 0,275 |
| 6 | 0,15/0,5 | 0,294 |
| 7 | 0,15/1,0 | 0,276 |
| 8 | 0,15/0,15 + 1 г/м2 | 0,318 |
| 9 | 0,15/0,15 + 2 г/м2 | 0,273 |
| 10 | 0,15/0,15 + 3 г/м2 | 0,297 |

Як видно із даних рис. 2.1, значення показника абсолютного опору продавлювання картону досягає вимог стандарту [30] у варіантах 6 і 7, коли у волокнисту масу введено АКД з витратою 0.15% і НЦ з витратою 0.5% (варіант 6 або 1,0% варіант 7) від маси картону або у варіантах 9 і 10, коли в волокнисту композицію вносили АКД і НЦ по 0.15% від маси картону, а на поверхню  картону додатково наносили НЦ з витратою 2 г/м2. Це пояснюється тим, що додавання наноцелюлози сприяє збільшенню вмісту ОН-груп, здатних до утворення додаткових водневих зв’язків, які надають підвищеної міцності зразкам картону. Збільшення значень показника руйнівного зусилля при стисненні кільця картону також спостерігається із збільшенням вмісту НЦ у волокнистій масі (варіанти 4-6) або у варіантах 9-10, за додаткового нанесення НЦ на поверхню картону (рис. 2.1).

При цьому зростання значення показника руйнівного зусилля при стисненні кільця картону становить 43% у порівнянні із зразком без додавання ХДР.

Рисунок 2.1 - Абсолютний опір продавлюванню картону досліджених варіантів (пунктиром показано вимоги стандарту)

Вимогам стандарту [34] до показника картону поверхнева вбирність (Кобб60) відповідають зразки картону варіантів 4-7 (рис. 2.3) з додаванням НЦ з       0,15% в масу або варіантів 9-10 з нанесенням 2 г/м2 НЦ на поверхню картону.

Таким чином, можна зробити висновок про позитивний вплив наноцелюлози для покращення показників якості картону для плоских шарів гофрокартону. Також можна констатувати, що економічно більш доцільно додавати НЦ безпосередньо у волокнисту масу у порівнянні з нанесенням НЦ на поверхню картону.

Рисунок 2.2 - Руйнівне зусилля при стисненні кільця зразків картону досліджених  варіантів (пунктиром показано вимоги стандарту)

Рисунок 2.3 - Поверхнева вбирність по Кобб60 зразків картону досліджених варіантів (пунктиром показано вимоги стандарту)

2.3. Технологічна схема виробництва  картону для плоских шарів

## Ціллю рекомендованих змін в наданій технологічній схемі є покращення якості картону для плоских шарів гофрокартону. Технологічну схему виробництва картону картону для плоских шарів гофрокартону наведено на рис. 2.4 [39,  40 ].

## Рисунок 2.4 – Технологічна схема виробництва картону для плоских шарів гофрокартону

2.4. Опис технологічного процесу

Підготовка маси, для виробництва картону для плоских шарів гофрокартону,  відбувається одним макулатурним потоком продуктивністю 750 т/доб. Оскільки головним критерієм якості картону для плоских шарів є показники його механічної міцності, як сировину використовуємо марки макулатури МС–5Б-2 і МС–5Б-3, що транспортером подаються до гідророзбивача горизонтального типу TwinDrum (1). Барабанний гідророзбивач виконує дві функції: розволокнення макулатури з отриманням волокнистої суспензії при одночасному сортуванні та очищенні від сторонніх домішок без подрібнення. Поділ вологої макулатурної сировини на волокна забезпечується за рахунок багаторазового падіння та переміщення макулатурної сировини в осьовому напрямку при мінімальному руйнуванні волокон та сторонніх домішок. Розволокнення макулатури відбувається за концентрації до 28 %, сортування макулатурної маси – за концентрації 3,5 %. Відсортована на гідророзбивачі маса насосом подається на тубсосепаратор (2), а відходи направляються на зневоднення та утилізацію.

Очищена маса з турбосепаратора (2) насосом подається до приймального басейну (5), в якому при перемішуванні витримується деякий час для набухання волокон. З приймального басейна (5) маса надходить на вихровий очищувач високої концентрації НС-Cleaner (6), завданням якого є видалення великих важких включень органічного та неорганічного характеру з метою максимального зниження зносу роторів, сортувальних сит і гарнітур.

Маса, що не пройшла через отвори сита турбосепаратора поступає в гравітаційний відстійник (3), де відбувається відділення маси від твердих відходів. Відокремлена волокниста маса з відстійника (3) подається в промивний барабан (4), в якому відбувається промивання та зневоднення відходів, які направляються у відвал. Очищена маса з промивного барабану (4) повертається в гідророзбивач (1).

Після очищення на вихровому очиснику (6) волокниста маса з середньою масовою часткою волокна 3,6 % надходить на двоступеневу систему сортування, що складається з установок: «Комбісортер» (7) який представляє  собою проміжну ланку між системами грубого та тонкого сортування на першому ступені, видаляє всі важкі забруднення і підготовлює масу для очищення на ANDRITZ Screen Booster (8) на другому ступені, а далі на   щілинних сортувалках ( 9 та 9а ). Діаметр отворів сит сортувалки «Комбісортер» 1,2 мм, а розмір щілинних отворів сортувалки  ANDRITZ складає 0,8 мм.

Очищена маса після ANDRITZ Screen Booster (8) направляється в басейн очищеної маси (8а), звідки надходить на фракціонування. Фракціонування очищеної маси після першого ступеня системи  вихрової очистки здійснюється на напірних щілинних сортувалках в два ступеня: перший ступінь – сортування на сортувалці  
«TamScreen TS12» (9) і  другий ступінь – сортування  на сортувалці TamScreen TS10 (9а).    Обидві сортувалки мають щілинні отвори 0,3 мм.

Відсортоване волокно першого ступеня фракціонування являє собою коротку фракцію волокна, а відходи другого ступеня – довгу фракцію волокна. Далі підготування кожної фракції здійснюється за своєю окремою схемою. Очищена маса з двох ступенів фракціонування формує коротку фракцію волокна. Відходи сортування другого ступеня формують довгу фракцію волокна .

Коротка фракція подається на згущення на дисковий фільтр «VDF 5,2 HF» (згущувач короткого волокна) (11). Довга фракція подається на згущення на дисковий фільтр «LР-CDP3»  (згущувач довгого волокна) (10).

Довговолокниста фракція після згущення направляється в басейн згущеної маси (24), після якого розбавляється з оборотною водою до концентрації 3,6  % та надходить до буферного басейну (25). Далі волокниста маса, поступає на процес розмелювання на рафінер «DD 6000» (26) звідки перекачується у композиційні басейн (16 та 16а).

Коротковолокниста фракція після згущення направляється в басейн згущеної маси (13), після якого розбавляється з оборотною водою до концентрації 3,6  %  та надходить до буферного басейну (14). Далі маса поступає на процес розмелювання на рафінер «DD 6000»  (15) звідки перекачується у композиційні басейни (16а та 16). У композиційних басейнах (16 та 16а) відбувається змішування довговолокнистої та коротковолокнистої фракцій для подачі на верхній та нижній сіткові столи. Пропорції короткої та довгої фракції волокна в композиції для кожного столу формуються окремо в залежності від марок виготовляємого картону. На нижній сітковий стіл, маючий більшу довжину, а відповідно більші зневоднюючі можливості паперової маси, подається композиція з більшим вмістом короткого волокна, а на верхній стіл (покривний шар) з більшим вмістом довгого волокна.

З композиційного басейну (16), волокниста маса через бак постійного рівня (22) надходить в змішувальний насос (23), звідки з масовою часткою волокна  0,8 % перекачується на триступеневу систему вихрових очисників (24). Маса після І ступеня очищення надходить на вузловловлювач (25), який призначений для відділення з маси включень волокнистого характеру. Далі очищена маса масовою часткою волокна  0,4 % направляється у напірний ящик верхнього шару (30) куди також дозується реагент Polymin SK та подається наноцелюлоза, як добавка у виробництві картону для зміцнення його фізико-механічних показників, що дозволяє значно підвищити утримання волокон на сітці КРМ, а відходи після вузловловлювача надходять на вібраційну сортувалку (26).

З композиційного басейну (16а) волокниста маса через бак постійного рівня (17) надходить в змішувальний насос (18), звідки з масовою часткою волокна  0,8 % перекачується на триступеневу систему вихрових очисників (19). Маса після І ступеня очищення надходить на вузловловлювач (20), який призначений для відділення з маси включень волокнистого характеру. Очищена маса масовою часткою волокна  0,4 % направляється у напірний ящик нижнього шару (27) куди також дозується реагент Polymin SK та подається наноцелюлоза, як добавка у виробництві картону для зміцнення його фізико-механічних показників, що дозволяє значно підвищити утримання волокон на сітці КРМ, а відходи після вузловловлювача надходять на вібраційну сортувалку (21).

Картоноробна машина (КРМ) складається з наступних частин: формувальна, пресова, сушильна частина, каландр і накат. Максимальна робоча швидкість КРМ – 800 м/хв. Формувальна частина КРМ складається з двох плоскосіткових формуючих пристроїв для формування поверхневого шару (29) та для формування нижнього шару (28), що забезпечують якісне формування елементарних шарів полотна картону. Передача поверхневого шару полотна на нижню формуючу сітку здійснюється через спеціальні пересмоктувальні ящики. Оборотна вода надходить в збірник регістрової води (48). Частина води використовується для розбавлення маси в змішувальних насосах (18 та 23); поступає на розпускання макулатури в гідророзбивач (1) та оборотного браку в гідророзбивачах (40а, 40б, 40в).

Формування елементарного шару на плоскосіткових формувальних пристроях відбувається шляхом виливу маси на плоску сітку, звідки нижній шар зчіплюється з поверхневим шаром та передається в пресову частину картоноробної машини. На сітковому столі здійснюється процес формування і зневоднення паперового полотна. Це один з найважливіших етапів виробництва, на якому полотно паперу втрачає велику частину вологи і, досягнувши сухості 12 %, подається в пресову частину.

Пресова частина. Основне призначення пресової частини картоноробної машини полягає в подальшому зневодненні картонного полотна і поліпшення якості його поверхні. В результаті пресування зростає міцність, щільність і сухість картону. Пресова частина включає: гаучпрес (31); прес з розширеною зоною пресування черевичного типу (32); прес з розширеною зоною пресування черевичного типу (33).

Картонне полотно, зневоднене у формувальній частині машини до сухості 12%, направляється до гаучпреса (31), де полотно картону зневоднюється до сухості 22%. Після проходження гаучпреса (31), полотно картону подається в основну пресову частину (32 та 33). При такому компонуванні перед першою вільною заправкою полотно картону має значну сухість – 40 % і механічну міцність, що виключає його обрив на вільній ділянці. Після проходження пресової частини полотно картону, маючи сухість 55 % подається до сушильної частини.

Сушильна частина машини. Після пресової частини картонне полотно із сухістю 55 % надходить в сушильну частину (34) картоноробної машини, де видаляється залишкова волога за рахунок контактного сушіння. Сушильна частина картоноробної машини – двоярусна, циліндрового типу, складається з 93 сушильних і двох холодильних циліндрів (36) діаметром 1500 мм. За приводом сушильна частина складається з 8 груп: I приводна група включає 11 сушильних циліндрів, II  VII приводні групи – по 12 сушильних циліндрів кожна, VIII складається з 10 сушильних і 2 холодильних циліндрів (36). Картонне полотно, що рухається, притискається до нагрітої поверхні циліндрів за допомогою сушильних синтетичних сіток, що покращують теплопередачу і запобігають коробленню і скручуванню картону при сушінні. Між VI і VII приводними групами встановлений клеїльний прес (35). Картон поступає на клеїльний прес при сухості 91 %. Лінійний тиск між валами до 30 кН/м (кгс/см). Спорсками картон безперервно зрошується з поверхневого шару крохмальним клеєм, нагрітим до температури 40-60 °С, і проходить через вали. Надлишок клею через воронку подається на вібросито, звідки поступає у бак крохмального клею, а потім насосом подається на спорскові труби. Для поверхневого проклеювання до клеїльного пресу подається водна дисперсія стиренакрилатного полімеру FennoSize S C28, для очищення стічної води коагулянт «Полвак».

Після клеїльного пресу картонне полотно, для уникнення утворення зморшок, рівномірно розправляється по ширині за допомогою розгінного валу і поступає в досушувальну частину з роздільною пароподачею верхніх і нижніх циліндрів. Роздільна пароподача дозволяє створити різну температуру у верхніх і нижніх циліндрах і тим самим вирівняти вологість поверхневого і нижнього шарів картону.  Для продування синтетичних сіток передбачені сіткопродувні камери. Найбільший (розрахунковий) робочий тиск пари в сушильних циліндрах Рнадл.= 0,5 МПа (5 кгс/см2).

Нерівномірна вологість шарів веде до скручування картону. У підсушувальній частині картон необхідно висушити до потрібної сухості 94 %. Різна вологість зовнішніх шарів може виникнути внаслідок порушення режиму сушіння на досушуванні. Остаточно картон охолоджується на 2х холодильних циліндрах (36), де  зовнішні шари зволожуються  за рахунок вологи, сконденсованої на поверхні циліндрів. Зволоження зовнішніх шарів картону чи паперу сприяє підвищенню його гладкості при каландруванні, оскільки після сушіння картон є недостатньо еластичним. Картонне полотно після сушіння і охолодження, після холодильних циліндрів (36) потрапляє на машинний каландр (37), а далі на накат (38) КРМ.

Переробка браку. Видалення та переробка мокрого і  сухого браку передбачається як в ході обривів паперового полотна так і в ході безперервної роботі КРМ. Мокрий брак під час обриву полотна, а також відсічки з гаучпреса подаються в гаучмішалку (44). Розпущений брак насосом через згущувач (45) направляється в басейн браку (43).

Сухий брак із сушильної частини та поздовжньорізального верстата направляється в гідророзбивачі сухого браку (40а, 40б, 40в). Для розпуску браку використовується оборотна вода з збірника освітлених вод (46). Розволокнена маса насосами з гідророзбивачів (40а, 40б, 40в) подається в басейн  сухого браку (41). Далі маса насосом перекачується на пульсаційний млин (42), а потім в басейн браку (43), звідки дозується в кількості 20 % в композиційний басейн нижнього шару (16а).

2.5. Вибір основного технологічного обладнання

Розрахунок продуктивності КРМ. Картоно-робна машина К-27 виробництва «Іжтяжмаш» з виконаними модернізаціями: обрізна ширина-4200 мм; робоча швидкість-800м/хв. Фактична годинна продуктивність машини нетто (кількість картону, що отримуємо на склад, в кг/год) [ 41 ]:

Qгод =0,06·B0·V·g·K1·K2;,

де: 0,06 – коєфіцієнт для переведення швидкості за часом (хвилин в години) та маси листа картону в кілограми; В0 – обрізна ширина полотна картону, м; V – швидкість машини, м/хв; g – маса 1 м2 полотна, г (для розрахунку приймаємо 200г/ м2 ); К1=0,95-0,98 (для розрахунку приймаємо 0,96) – коєфіцієнт використання робочого часу машини; К2=0,88-0,98(для розрахунку пиймаємо 0,93) – коєфіцієнт виходу нетто товарнорї продукції з брутто всієї машинної продукції. Qгод =0,06*4,2*800*200*0,96*0,93=35997,7 кг/год;

Фактична добова продуктивність машини нетто: Qдоб = Qгод* К3,

де: К3-коефйієнт завнтаження роботи машини, К3 =22,5-23,0 (для розрахунку приймаємо 22,5).  Qдоб = 35997,7 *22,5=809948,2 кг/доб.

Фактична річна продуктивність машини нетто (кількість картону, що отримуємо на склад, в кг/рік): Qдоб= Qдоб* К4, де: К4=345-350

(для розрахунку приймаємо 345) - коефіцієнт завантаження роботи машини протягом року. Qдоб=809948,2 *345=279432115,2 кг/рік, або 279432 т/рік.

Барабанний гідророзбивач «TwinDrum». Гідророзбивач призначений для одночасного розпускання маси та її сортування від важких та легких домішок.

Режим роботи – безперервний. Корисний об'єм –120 м³. Діаметр отворів сита –4 мм.

Діаметр барабана – 2800 мм. Продуктивність – 800 т/доб. Потужність двигуна – 180 кВт.

Турбосепаратор TurmPurge. Корисний об'єм    –  1,1м3. Перфорація сита   –  6 мм. Внутрішній тиск   –  250 (2,5) кПа (кг / см²). Число обертів ротора  –  416 об/хв. Загальна маса (без двиг.)  –   2500 кг. Номінальна потужність двигуна   –  132 кВт.

Очисники високої концентрації НС-Cleaner. Продуктивність – 700 т/добу. Пропускна здатність – 7500 л/хв. Концентрація очищеної маси – 4,0 %. Діаметр – 485 мм. Отвір насадки – 55 мм.

Сортувалка «Комбісортер». Продуктивність  –  8500  дм3/хв. Діаметр отворів сита  –  1,2 мм. Число обертів ротора   –   620 об/хв. Споживча потужність   –  22 кВт. Потужність двигуна   –  30 кВт. Число обертів ротора двиг.   –   1470 об/хв. Робочий максимальний тиск   –   400 кПа. Тиск на виході мінімальний   –   120 кПа. Перепад тиску   –  20 - 40 кПа.

Щільова сортувалка «ANDRITZ Screen Booster». Витрата  маси – 8700 дм3/хв. Ширина шілинца – 0,8 мм. Число обертів ротора – 310 об/хв. Число обертів ротора двигуна – 980 об/хв. Споживана потужність – 31 кВт. Потужність двигуна – 37 кВт. Робочий тиск – 600 (6,0) кПа (кг/см2). Тиск на вході – 120 (1,2) кПа (кг/см2). Перепад тиску – 20 – 40 (0,2 – 0,4) кПа (кг/см2).

Система тонкого сортування довгого волокна на щілинних сортувалках «TamScreen».	Сортувалка «TamScreen TS12» має конфігурацію – два ступені, два виходи відсортованої маси. Сито – щілинне, циліндричне. Розмір щілинних отворів – 0,3 мм. Діаметр сита – 800 мм. Висота – 800+400 мм. Площа сортування – 2.9 м2. Електродвигун – 110 кВт. Сортувалка «TamScreen TS10» має щілинне циліндричне сито з розмірами щілинних отворів – 0.3 мм. Діаметр сита – 600 мм. Довжина – 600 мм. Електродвигун – 55 кВт.

Дисковий фільтр «VDF 5,2 L2 12(13)/350 HF. Призначений для промивання та згущення волокна короткої фракції. Технічна характеристика фільтра «VDF»: Діаметр диска – 5200 мм. Шаг – 350 мм. Кількість дисків – 12(13). Поверхня фільтрації 1-го диску 30,6 м2. Тип фільтруючого матеріалу – сітка з нержавіючої сталі. Необхідна довжина барометричних труб – 7 м. Двигун основного приводу – 11 кВт, 1500 об/хв. Двигун шнека - розрихлювача – 11 кВт, 1500 об/хв. Продуктивність – 350 т/доб.

Дисковий фільтр «CDP3 L2 11(12)/300». Призначений для згущення очищеної маси довгої фракції. Технічна характеристика фільтра «CDP»: Шаг – 300 мм. Кількість дисків – 11. Поверхня фільтрації 1-го диску 14,0 м2. Тип фільтруючого матеріалу – сітка з нержавіючої сталі. Необхідна довжина барометричних труб – 6-6,5 м. Двигун основного приводу –7,5 кВт, 1000 об/хв. Двигун шнека - розрихлювача – 7,5 кВт, 1500 об/хв. Продуктивність – 350 т/доб.

Дисковий рафінер «30/32 DD 6000». Призначений для розмелювання волокнистих напівфабрикатів. Технічні характеристики дискового рафінера 30/32 DD 6000: Продуктивність – 350 а.с.в. т/доб. Концентрація на вході – 4-4,5 %. Приріст ступеня млива – 1-50 ШР. Питоме навантаження на кромку - 1,18 Дж/м. Конфігурація – двопроточна. Ротор – плаваючий, шліцьовий. Механізм присадки – електромеханічний. Гарнітура – литі сегментні диски з н/же стали. Електродвигун – 630 кВт.

Cистема вихрової очистки Celleco Cleanpac. Технічна характеристика: продуктивність по повітряно-сухому волокну – 680 т/добу; концентрація маси, не більше – 2 %; пропускна здатність – 8000 л/хв.; Кількість очисників, шт.: І ступеня – 58; ІІ ступеня – 26; ІІI ступеня – 4.

Сортувалка вібраційна СВ-02. СВ-02 використовується для сортування відходів від вузловловлювача. Схемою передбачено використання двох сортувалок. Продуктивність – 50-80 т/добу. Концентрація маси, що поступає – 4-15 %. Площа сита – 1,2 м2. Діаметр отворів - 3 мм.

Гідророзбивач браку (PM Poland) Гідророзбивач UTM призначений для безперервного розпускання сухого браку паперової машини. Матеріал – нержавіюча сталь. Об’єм ванни –20 м³. Потужність перемішуючого пристрою –160 кВт. Кількість обертів – 1000 об/хв.

КРМ  складається з наступних частин: формуюча, пресової і сушильної.

Напірні ящики. Гідродинамічні напірні ящики нижнього і верхнього шарів закритого типу з регульованим тиском повітряної подушки, з гасителем пульсацій. Конструктивно складаються з корпусу з нижньою губою, колектора з механізмом відкидання, турбулізатора, верхньої губи з механізмом вертикального і горизонтального переміщення, механізмами точного регулювання профілю випускної щілини з можливістю автоматичного управління поперечним профілем паперового полотна.

Формуюча частина машини включає: верхній формуючий пристрій для формування верхнього шару, консольного типу, що забезпечує якісне формування і зневоднення верхнього шару полотна картону. Для формування верхнього шару використовуються  плоско сітковий формувальний  пристрій, процес формування листа відбувається на сітці (плоско сіткова частина). Головні частини складається з гідравлічного напірного ящика, багатоступеневої секції, що формує полотно паперу з підвищеним рівнем вакууму та прес формуючим циліндром.

Сіткові столи оснащені валами, правками, натяжками, шаберами, спорсками. Гідропланки можуть бути зі зносостійкими вставками або керамічними. Передача верхнього шару полотна на нижню сітку здійснюється через спеціальний сітковий циліндр.

Верхній формувальний пристрій. Технічні характеристики: обрізна ширина – 4500 мм; швидкість за приводом – 1000 м/хв; робоча швидкість 900 т/хв; продуктивність – 350 т/добу.

Нижній формувальний пристрій. Технічні характеристики: обрізна ширина – 4500 мм; швидкість за приводом – 1100 м/хв; робоча швидкість 1000м/хв;

продуктивність – 450 т/добу.

Пресова частина машини складається: з гауч-преса; двох пресів з  розширеною зоною пресування башмачного типу. Прес з розширеною зоною пресування типу «Single NipcoFlex» виготовлений як двохвальний прес з гідравлічним прижимом верхнього пресового вала. Максимальний лінійний тиск – 950 кН/м. Максимальна ширина полотна – 4500 мм. Максимальна швидкість – 1000 м/хв. Діаметр пресових валів – 950 мм.

Черевичний прес з розширеною зоною пресування, виробництва Mitsubishi Heavy Industries, є ключовим компонентом пресової частини картоноробної машини. Призначений для збільшення сухості паперового полотна за рахунок  високого тиску притиску. Черевичний прес складається з нижнього валу з жолобчастим гумовим покриттям і модуля. Максимальний лінійний тиск – 1050 кН/м.Максимальна ширина полотна – 4450 мм. Максимальна швидкість – 900 м/хв. Діаметр пресових валів – 1045 мм.

Сушильна частина картоноробної машини марки К-27, «Іжтяжмаш». Обрізна ширина полотна   –  4200 мм. Продуктивність при 94 % а.с.р. на накаті,  –  700 т/добу.

Максимальна швидкість КРМ   –   850 м/хв. Сушильні циліндри  –  93 шт. Холодильні циліндри  –  2 шт. Діаметр циліндрів  –  1500 мм.

Клеїльний прес. Швидкість   –   800 м/хв. Діаметр валів   – 	780 мм. Лінійний тиск між валами   –  20 кН/м.

Каландр. Швидкість   –   800 м/хв. Число захватів   –  2. Лінійний тиск   –  до 120 кН/м. Ширина картонного полотна   –   4700 мм. Діаметр валів   –	1200 мм.

Накат. Накат периферичного типу з гідравлічною системою притиску. Максимальний діаметр  тамбура  –  3200 мм. Заправка полотна картону   –   канатикова.

Тамбурний вал діаметром  –   420 мм. Діаметр циліндру  –  1100 мм.

Поздовжньо-різальний верстат  GL&V. Обрізна ширина полотна   –   4050-4300 мм. Максимальна швидкість   –  1350 м/хв. Максимальний діаметр тамбура  –  3200 мм. Продуктивність    –   700 т/добу.

3. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ НА ВИРОБНИЦТВІ

Умови роботи на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування і інших засобів виробництва, стан засобів колективного і індивідуального захисту, які використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства  [ 42-45 ].

## Виробниче освітлення. У цеху застосовується природне і штучне освітлення.

Природне освітлення одностороннє, здійснюється в денний час доби через вікна цеху. Оскільки виробництво безперервне передбачене штучне освітлення в нічний і вечірній час доби. Для цього використовуються наступні види світильників : лампи розжарювання, газорозрядні лампи, люмінесцентні лампи [ 42-45 ].

Для систем електричного освітлення підібрані вологонепроникні світильники типу : ПВЛ – 1, ПВЛ – 6 з розсіювачем, люмінесцентні лампи напругою 40 Вт. Для рівномірного світлорозсіювання стіни забарвлені в світлі кольори згідно СН 181 – 70. Для контролю освітленості використовується люксометр –   Ю – 116 і портативний цифровий люксометр ТЭС 0693. Контроль освітлення проводиться 2 рази на рік.

## Виробничий шум і вібрації. На об'єкті можлива дія:

– підвищеного рівня шуму на робочих місцях і в цеху;

– підвищеного рівня вібрації на робочих місцях;

Передбачений  комплекс заходів для захисту від шуму і вібрації :

– зменшення шуму і вібрацій в джерелах їх виникнення;

– ізоляція джерел шуму і вібрацій, звуко- і  вібропоглинання;

– регулювання резонансних режимів раціональним вибором приведеної маси або жорсткості системи, яка коливається;

– динамічне гасіння –  введенням в систему додаткових мас або збільшення жорсткості системи.

Рівень допустимих шуму та вібрації та необхідних заходів по захисту від їх негативного впливу на робітників регламентовано в наступних документах: ГОСТ 12.1.003-83, СНиП 2-12-77, ГОСТ 12.1.012-78, ГОСТ 12.2.098-84  [40].

Експлуатація устаткування і управління машинами з рівнем шуму, що перевищує гранично-допустимі норми, робиться із звукоізольованого приміщення оператора .

Зони з рівнем звуку вище 85 дБ мають бути позначені знаками безпеки по ГОСТ 12.4.026, п.3.5. Робітники при виході із звукоізольованих приміщень повинні використати засоби індивідуального захисту  - беруші.

В результаті проведення цих заходів рівень шуму знижується і в РПЦ і КДЦ фактично складає 76 дБА, що не перевищує гранично-допустимий рівень 80 дБА згідно ДСН 3.3.6.037-99 [ 42-45 ].

Рівень загальної вібрації категорії 3а на постійних робітниках місцях у виробничих приміщеннях підприємства не перевищує 92 дБ.

Небезпека ураження електричним струмом. На виробництві більшість машин та агрегатів приводиться в рух за допомогою електродвигунів, які відповідно, живляться електичним струмом. Також електричний струм заживлює суттеву кількість апаратів керування та автоматизації виробництва. Електричні кабелі прокладено в більшості відділень та приміщень виробництва. Небезпека ураження електричним струмом при порушенні існуючої нормативно-технічної документації є досить суттева. Елелектробезпека на підприємстві регламентована: «Правилами використання та випробування засобів захисту, використовуємих в електроустановках», « ПТБ при експлуатації електроустановок споживачів» [ 42-45 ]:

1. По ступеню ураження електричним струмом приміщення відноситься до  2 класу з підвищеною небезпекою.

- Мережа 380/220 В, f = 50 Гц, мережа з ізольованою нейтраллю.

Також приміщення виробництва картону характеризується:

- наявністю високої вологості (вологість 60 – 75% і більше 75%);

- наявністю струмопровідних частин устаткування;

- наявністю пилу;

- наявністю високої температури (більше 30 ºС);

- можливості одночасного торкання людини до металоконструкцій будівлі, що мають з'єднання із землею з одного боку і до металевого корпусу електроустаткування з іншою;

- ушкодження ізоляції устаткування.

Для електробезпеки  проводяться такі організаційно-технічні заходи і засоби:

Організаційні: інструктаж і навчання безпечним методам праці, перевірка знань правил техніки безпеки і інструкцій, призначення груп кваліфікацій по техніці безпеки обслуговуючому електроустановки персоналу, правильна організація праці, над виконанням робіт здійснюватися контроль з боку відповідальної особи.

Технічні:

- захист від дотику до частин електроустаткування, що знаходяться під напругою, із застосуванням електроізоляції;

- розташування струмопровідних частин на недосяжній висоті або в недоступному місці забезпечує безпеку без застосування обгороджувань і блокувань;

- блокування: за допомогою автоматичних пристроїв напруга відключається при відкритті дверей обгороджувань, дверей корпусів і кожухів або при знятті кришок;

- застосування захисного заземлення і  занулення;

- застосування малої напруги; при огляді і ремонті устаткування.

- дозволяється користуватися лампами з напругою в мережі не вище 36 В,(у сушильній частині машини), а в місцях з підвищеною небезпекою (на металоконструкціях усередині сушильних циліндрів, місткостей, басейнів, а також на сітковій і пресовій частині) з напругою не вище 12 В;

- установка знаків безпеки і обгороджувань струмопровідних частин від робочих місць і так далі.

## Небезпека дії машин, що рухаються і механізмів, рухливих частин виробничого устаткування. На виробництві використовується ряд механізмів і деталей, які обертаються і є особливою небезпекою для людей. Джерелами травм можуть бути відкриті частини картоноробної машини, ПРВ, очисного і розмелюючого устаткування, згущувачів, транспортерні стрічки, що рухаються, вантажопідіймальні механізми    [ 42-45 ].

Причинами аварій на виробництві можуть бути: порушення технологічного режиму, неправильна експлуатація устаткування, порушення правил техніки безпеки.

Заходи усунення небезпеки машин і механізмів, що рухаються:

- технологія виробництва відповідає правилам технічної експлуатації вживаного устаткування;

- до експлуатації устаткування допускається навчений персонал, ознайомлений з пристроєм, принципом роботи і безпечним методам ведення робіт, що стажується від двох до п'ятнадцяти змін;

- персонал проходить усі  види інструктажів, передбачених для роботи на цьому виді устаткування;

- при управлінні технологічним устаткуванням забезпечується можливість його автоматичної аварійної зупинки за допомогою натиснення  кнопки «СТОП» (на устаткуванні або на пульті управління);

- обслуговуючий персонал стежить за надійністю кріплення огороджень на устаткуванні.

## Пожежна безпека. Виробництво паперу є пожежонебезпечним. Пожежі можуть виникати в результаті накопичення статичної електрики, несправного виробничого устаткування і порушення технологічного процесу, течі і проливання мастильних матеріалів, поганої ізоляції дротів та ін.

Для забезпечення пожежної безпеки розроблений ряд методів :

- вимоги пожежної безпеки мають відповідати ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.018 і СНиП 2.01.02, НАПБ А 0.001-2004 [ 42-45 ].

- протипожежна сигналізація встановлена в усіх проиводственных приміщеннях.

- ретельний контроль за справністю електроустаткування і проводки,  справністю підшипників і роботою системи централізованого мастила.

- систематично видаляється пил з сушильної частини машини, накату, своєчасно забирається паперовий брак.

- у місцях скупчення сухого паперового браку встановлені пожежні рукави і вогнегасники.

Періодично проходить перевірка справність протипожежного інвентаря, правильність його розміщення в залі машини і систему пожежної сигналізації.

Місця приймання, транспортування і складування сировини і хімікатів відповідають вимогам ГОСТ 12.1.004 і «Правилам пожежної безпеки при експлуатації підприємств целюлозно-паперової промисловості» і обладнані засобами пожежогасіння згідно ГОСТ 12.4.009.

Готова продукція повинна складуватися і зберігатися в закритих складах. На складах готової продукції передбачені проїзди шириною, що перевищує габарити транспортних засобів по ширині на 0,8 м в кожну сторону.

Захист навколишнього середовища. Промислові стоки виробництва складають стічні води паперового виробництва, забруднені дрібним волокном, що знаходяться у завислому стані.  В процесі виробництва матеріалу утворюються відходи, які називаються зворотними. Мокрий брак (крайки матеріалу в сі точній частині, обриви з пресу) поступають в гауч-мішалку і повторно використовуються в виробництві матеріалу. Сухий брак з накату, сушильної частини і повздовжньо-різального верстату не йде на повторну переробку.

При виробництві матеріалу забезпечуються максимальне використання відпрацьованої води за рахунок повернення її у виробництво. Надлишок відпрацьованої води надходять на очисні споруди, де здійснюється її очищення згідно діючої технологічної схеми. Характеристика стічної води після очищення на очисних спорудах повинна відповідати вимогам СанПиН № 4630. Охорога ґрунтів від забруднень побутовими і промисловими відходами здійснюється відповідно до вимог СанПиН № 4690.

Під час виробництва, при зберіганні та використані матеріал не виділяє шкідливих речовин і не утворює шкідливі сполуки.

Технічні викиди в атмосферу являють собою пароповітряну суміш із-під ковпака сушильної частини папероробної машини і шкідливих речовин немістять.

Згідно дозволу на викиди шкідливих речовин в атмосферу цех має такі джерела викидів: джерело № 102 – повздовжньо-різальний верстат – пил паперу. Викидів в атмосферу в процесі очищення стічних вод не утворюється.

# 4. СТАРТАП-ПРОЕКТ

4.1. Опис ідеї стартап-проекту

В рамках стартап-проекту розглядається модернізація технологічного потоку виробництва картону тарного пакувального на ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» задля збільшення його продуктивності на 23% з одночасним покращенням якості випускаємої продукції. Одночасно пропонується підвищення екологічності продукції шляхом додавання наноцелюлози в макулатурну масу в якості часткової заміни хімічних допоміжних речовин. Зміст ідеї стартап-проекту наведено в табл. 4.1

[46 - 49].

Таблиця 4.1 – Опис ідеї стартап-проекту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Вигоди для користувача |
| --- | --- | --- |
| Реконструкція технологічного потоку ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» з виробництва картону тарного пакувального з додаванням наноцелюлози | Картон тарний пакувальний | 1.Картон тарний пакувальний 2.Картон тарний пакувальний з додаванням наноцелюлози |

Ідея стартап-проекту є цікавою як для власників підприємства, так і для потенційних споживачів.

Виконаний аналіз потенційних техніко-економічних переваг ідеї наведено в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 – Визначення сильних, слабких характеристик ідеї проекту

| № п/п | Техніко- економічні характерис- тики ідеї | (потенційні) товари/концепції конкурентів |  |  |  | W (слабка сторона) | S (сильна сторона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мій проект ККПК | Конку-рент 1 ЖКК | Конку-рент 2 Папір-мал | Конку-рент 3 Жида-чів |  |  |
| 1. | Теоретична годинна продуктив-ність технологіч-ного потоку (кг/год) | 40320 | 18144 | 32300 | 13500 | Модернізація технологічно-го потоку потребує фінансових ресурсів | Збільшення продуктив-ності потоку призведе до зниження собівартості продукції |
| 2. | Картон тарний пакувальний з додаванням наноцелю-ози | + | - | - | - | Додавання наноцелюлози призведе до здорожчання продукції | Додавання наноцелюлози підвищує екологічність продукції |

З таблиці 4.2 бачимо, що стартап-проект має як сильні, так і слабкі сторони. Але сильні сторони превалюють над слабкими. Задля успішності стартап-проект має сильні сторони: підвищення екологічності продукціїї та збільшення продуктивності технологічного потоку та, як наслідок, зниження собівартості одиниці продукції.

4.2.Технологічний аудит ідеї проєкту

Технологічний аудит виконано за такими критеріями:

-за якою технологією буде виготовлено товар згідно ідеї проекту

-чи існують такі технології, чи їх потрібно розробити/доробити

-чи доступні такі технології автору проекту

Результати аналізу наведено в табл. 4.3 [46 - 49].

Таблиця 4.3 – Технологічна здійсненність ідеї проекту.

| № п/п | Ідея проекту | Технології її реалізації | Наявність технологій | Доступність технологій |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Технологія 1 (технологія виготовлення товару, надання послуги) | Чи вони наявні, або ж необхідно їх розробити/доробити? | Чи вони доступні авторам проєкту? |
| 1 | Модернізація технологічного потоку виготовлення картону тарного | Виконується часткова заміна обладнання в технологічному потоці | Технології наявні | Технології доступні |
| 2 | Виготовлення картону тарного пакувального з додаванням наноцелюлози | Встановлюються дозуюче обладнання для наноцелюлози | Технології наявні | Технології доступні |
| Для реалізації проекту потрібно придбати необхідне обладнання, провести модернізацію технологічного потоку, виконати закупівлю наноцелюлози |  |  |  |  |

4.3. Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту

Середнє світове споживання паперу і картону на душу населення за рік нині становить більше 52 кг, у Європі – 250 кг, у США – 365 кг, а в Україні – лише 32 кг.

Результати аналізу попередньої характеристики потенційного ринку стартап- проекту на ведено в табл.4.4 [46 - 49].

Таблиця 4.4 – Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту

| № п/ п | Показники стану ринку (найменування) | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кількість головних гравців, од | 1 підприємство |
| 2 | Загальний обсяг продаж, т/рік | 500 000 |
| 3 | Динаміка ринку (якісна оцінка) | Зростає |
| 4 | Наявність обмежень для входу (вказати характер обмежень) | немає |
| 5 | Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації | ТУ, ДСТУ |
| 6 | Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку), % | 10% |

З таблиці 4.4 можемо зробити висновки: ринок на сьогодні є привабливам для входження за результатами попереднього оцінювання.

З таблиці 4.5 можемо зробити висновок: кількість потенційних клієнтів досить суттєва як в україні, так і за її межами.

Таблиця 4.5 – Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту

| № п/п | Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Відмінності у поведінці різних потенційних цільових груп клієнтів | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виготовлення гофротари | Підприємства, виготовляючі гофротару | Продукція підходить всім групам підприємств як внутрішнього так і зовнішнього ринку, особливу актуальність набирає в рамках економіки сталого розвитку | До продукції: -якість -вартість -екологічність До виробника: -надійність -наявність сертифікації |

Далі виконуємо аналізу середовища ринку та факторів загроз результати якого наведено в табл 4.6) [46 - 49].

Таблиця 4.6 – Фактори загроз

| № п/п | Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Війна | Відсутність електрики; відсутність постачання газу та технологічної води мобілізація працюючого персоналу; бомбардування; відсутність сировини | Перерва в роботі підприємства; Зменшення кількості випущеної продукції; невиконання контрактів |
| 2 | Стихійні лиха | Відсутність електрики; відсутність постачання газу та технологічної води | Перерва в роботі підприємства; Зменшення кількості випущеної продукції; невиконання контрактів |
| Продовження таблиці 4.6 |  |  |  |
| 3 | Епідемія | Припинення виробництва продукції; недостатня кількість персоналу | Перерва в роботі підприємства; Зменшення кількості випущеної продукції; невиконання контрактів |
| 4 | Висока конкуренція | Поганий збут товару | Зменшення ціни на продукцію |
| 5 | Висока ціна на сировину | Висока ціна на виготовлену продукцію, поганий збут товару на ринку | Пошук інших джерел постачання сировини, зменшення якості товару |
| 6 | Погодні умови | Невчасна поставка сировини | Пошук додаткових джерел поставки сировини |

Результати аналізу факторів можливостей, наведено в табл. 4.7

З таблиць 4.6 та 4.7 робимо висновок, що немає факторів непереборної сили, які би унеможливили впровадження стартап-проекту враховуючи конкурентну ситуацыю на ринку.

Таблиця 4.7 – Фактори можливостей

| № п/п | Фактор | Зміст можливості | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зростання курсу доллара | Експорт продукції | Розширення ринку, збільшення прибутку |
| 2 | Низький відсоток споживання картону на душу населення в Україні | Збільшення споживання картону та паперу | Збільшення випуску продуктивності, Збільшення прибутку |
| 3 | Розвиток економіки сталого розвитку в напрямку екологічності продукції | Відсутність на ринку картону та паперу з додаванням наноцелюлози | Випуск нових видів продукції, Збільшення випуску продуктивності, Збільшення прибутку |

Далі проводили аналіз загальних рис конкуренції на ринку, результати наведено в таблиці 4.8 [46 - 49].

Таблиця 4.8 - Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкурентоспроможною) |
| --- | --- | --- |
| 1. Вказати тип конкуренції - монополія | Не існує в Україні підприємств, виробляючих картон тарний макулатурний з додаванням наноцелюлози | Вийти першими на ринок з доступною ціною |
| 2. За рівнем конкурентної боротьби - національний | Інвестиційна привабливість, захищеність прав власності, близькість до науково-освітніх центрів, наявність кваліфікованого персоналу | Збільшення маржинальності продукції |
| 3. За галузевою ознакою внутрішньогалузева | Картон тарний макулатурний для пласих шарів гофрокартону є одним із видів целюлозно-паперової продукції | Виготовлення картону з додаванням наноцелюлози, дає можливість отримати екологічну продукцію з більшою за доступною ціною |
| 4. Конкуренція за видами товарів: - товарно-видова | Картон тарний макулатурний для пласих шарів гофрокартону є одним із видів целюлозно-паперової продукції | Виготовлення картону з додаванням наноцелюлози, дає можливість отримати екологічну продукцію з більшою за доступною ціною |
| 5. За характером конкурентних переваг - цінова | На продукцію встановлена ціна | Прийнятна вартість товару, в порівняні з товаром з чистої целюлози |
| Продовження таблиці 4.8 |  |  |
| 6. За інтенсивністю - марочна | Власне виробництво торгової марки | Приваблива екологічність, яка притягне увагу споживачів |

Після цього дослідили і визначили можливість конкуренції в даній сфері виробництва, результати наведено табл. 4.9. Проаналізувавши  та врахувавши ідеї проекту, потреби споживачів до продукції та фактори маркетингового середовища, визначили фактори конкурентоспроможності, результати наведено в табл. 4.10.

Таблиця 4.9 – Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером

| Складові аналізу | Прямі конкуренти в галузі | Потенційні конкуренти | Постачальники | Клієнти | Товари- замінники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Відсутні | Бар’єром входження на ринок може бути місткість галузевого ринку | Цінова політика наноцелюлози та макулатури | Оскільки товар є ексклюзив-ним то фактори сили відсутні | фактор загрози через рівень інновації |
| Висновки | Конкуренція на сьогодні в Україні відсутня | - є можливість входу в ринок -існують потенційні конкуренти -строки виходу їх на ринок 1 рік | Постачальники не диктують умови роботи на ринку | Клієнти не диктують умови роботи на ринку | Обмежень для роботи на ринки через товари замінник немає |

Таблиця 4.10 – Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

| № п/п | Фактор конкурентоспромож-ності | Обґрунтування (наведення чинників, що роблять фактор для порівняння конкурентних проектів значущим) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Екологічність | Продукція повинна мати суттєво нижчий вміст хімічних допоміжних речовин |
| 2 | Ціна | Продукція повинна мати прийнятну ціну |
| 3 | Якість продукції по напрямках: -екологічність -якість згідно вимог ТУ У 21.1-05509659-026:2005 | Продукція повинна мати високу якість за критеріями: -екологічність -якість згідно вимог ТУ У 21.1-05509659-026:2005 |

За факторами конкурентоспроможності (табл.4. 10) провели аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту, результати наведено в табл. 4.11 [46 - 49].

Таблиця 4.11 – Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін

| № п/ п | Фактор конкурентоспроможності | Бали 1-20 | Рейтинг товарів-конкурентів у порівнянні з Житомирським картонним комбінатом |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –3 | –2 | –1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| 1 | Екологічність | 19 |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Ціна | 18 |  |  | + |  |  |  |  |
| 3 | Якість продукції по напрямках: -екологічність -якість згідно вимог вимог ТУ У 21.1-05509659-026:2005 | 19 |  | + + |  |  |  |  |  |

На сьогодні головними факторами для ринкової цінності картону для плоских шарів гофрокартону є: екологічність, вартість(ціна), та якість продукції, яка відображається у діючих нормативних документах( ТУ У 21.1-05509659-026:2005), а також екологічність продукту, як складова його якості.

Сильні сторони проекта:

екологічність,

висока якість продукції по напрямках:

-екологічність

-якість згідно вимог діючої нормативної документації до картону  для плоских шарів гофрокартону

Слабкі сторони:

вища вартість ніж у картону без додавання наноцелюлози;

На закінчення аналізу ринкової спроможності проекту склали SWOT-аналіз: враховуючи всіх сторін слабких (Weak) і сильних (Strength), небезпек (Troubles) та перспектив (Opportunities), результати наведено в табл 4.12.

Також розробили варіанти ринкових заходів для виведення стартап-проекту на ринок та забезпечити приблизний оптимальний час на реалізацію. Результати аналізу наведено в табл. 4.13  [46 - 49].

Альтернатива (комплекс задів) по впровадження стартап-проекту на діючому підприємстві - ПрАТ Київський картонно-паперовий комбінат розписана в табл. 4.13.

Комерціалізація стартап-проекту відбувається на діючому підприємстві шляхом модернізації існуючого технологічного потоку, за рахунок чого отримаємо:

Можливість виробляти новий вид продукції- картон тарний макулатурний з

додаванням наноцелюлози, який є більш екологічним у порівнянні з існуючими на сьогодні на ринку України.

Таблиця 4.12 – SWOT- аналіз стартап-проекту

| Сильні сторони: екологічність, висока якість продукції по напрямках: -екологічність -якість згідно вимог ТУ У 21.1-05509659-026:2005 | Слабкі сторони: вища вартість ніж у картону без додавання наноцелюлози; |
| --- | --- |
| Можливості: відсутність на ринку України аналогічної продукції, Зростання курсу доллара, Низький відсоток споживання картону на душу населення в Україні Розвиток економіки сталого розвитку в напрямку екологічності продукції | Загрози: Часткова готовність ринку до сприйняття нового продукту, війна, стихійні лиха, епідемія, висока конкуренція, висока ціна на сировину, погодні умови |

Отримаємо збільшення продуктивності технологічного потоку при покращенні якості кінцевого продукту та, як наслідок, зниження собівартості одиниці продукції. Задля розшинення ринку збуту пропонується реалізація окремо двох видів продукції:

1. Картон тарний макулатурний з додаванням наноцелюлози, головним споживачем якого на початковому етапі будуть закордонні підприємства, а потім , в рамках економіки сталого розвитку і українські.

2. Картон тарний макулатурний згідно ТУ У 21.1-05509659-026:2005  зі зниженою собівартістю, а відповідно і ціною реалізації.

Таблиця 4.13 – Альтернативи ринкового впровадження стартап-проекту

| № п/п | Альтернатива (орієнтовний комплекс заходів) ринкової поведінки | Ймовірність отримання ресурсів | Строки реалізації |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Для впровадження стартап-проекту на ККПК необхідно виконати комплекс заходів: 1. Провести модернізацію технологічного потоку виготовлення картону тарного макулатурного. 2. Після виконання модернізації виробляти два вида продукції: з додаванням наноцелюлози та без додавання. 3. Вийти на внутрішній та зовнішній ринок з двома продуктами. | Висока ймовірність | Даний стартап можна впровадити за 1,5 року. |

4.4. Розроблення ринкової стратегії проекту

Визначення охоплення ринку: опис сегменту потенційних споживачів, результати наведено в табл. 4.14  [46 - 49].

Таблиця 4.14 – Вибір цільових груп потенційних споживачів

| № п/п | Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів за купівельною спроможністю | Готовність споживачів сприйняти продукт | Орієнтовний попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивність конкурен-ції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | невеликі гофровиробни-ки України | -низька готовність сприйняти картон з додаванням наноцелюлози -висока готовність сприйняти без додавання | -низький -високий | висока | без додавання наноцелю-лози-легко, з додаван-ням-важко |
| Продовження таблиці 4.14 |  |  |  |  |  |
| 2 | великі гофровиробни-ки України | 100 % готовність | високий попит | висока | просто |
| 3 | закордонні гофровиробни-ки | 100 % готовність | високий попит | висока | треба докласти зусиль |
| Обрано такі цільові групи як: середня та висока купівлеспроможність |  |  |  |  |  |

Результати аналізу стратегії розвитку для роботи в обраних цільових групах ринку наведено в табл. 4.15.

Таблиця 4.15 – Визначення базової стратегії розвитку

| № п/ п | Обрана альтернатива розвитку проекту | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкурентоспроможні позиції відповідно до обраної альтернативи | Базова стратегія розвитку* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виробництво та реалізація двох видів продукту: -з додаванням наноцелюлози -без додавання наноцелюлози | Диферен-ційований маркетинг | -нижча ціна на картон без додавання наноцелюлози при кращій якості -екологічність картону з додаванням наноцелюлози при вищій якості | стратегія лідерства по витратам та стратегія диференціації |

Результати обраної стратегії конкурентної поведінки наведено в табл. 4.16

Таблиця 4.16 – Визначення базової стратегії конкурентної поведінки

| № п/п | Чи є проект «першопрохідцем» на ринку? | Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів? | Чи буде компанія копіювати основні характеристики товару конкурента, і які? | Стратегія конкурентної поведінки* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Так-для України Ні-на міжнародному ринку | Забирати існуючих у конкурентів | Буде новий продукт зі схожими характеристиками | Стратегія лідера |

Розроблені стратегії позиціонування результати наведено в табл. 4.17 [46 - 49].

Таблиця 4.17 – Визначення стратегії позиціонування

| № п/ п | Вимоги до товару цільової аудиторії | Базова стратегія розвитку | Ключові конкурентоспром ожні позиції власного стартап- проекту | Вибір асоціацій, які мають сформувати комплексну позицію власного проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вища якість, нижча ціна на картон без додавання наноцелюлози, екологічність картону з додаванням наноцелюлози | стратегія лідерства по витратам та стратегія диференціації | -вища якість -нижча ціна на картон без додавання наноцелюлози -екологічність картону з додаванням наноцелюлози | 1.використання наноцелюлози 2.використання новітніх технологій, дозволяючих виготовляти картон високої якості при невисокій ціні |

Система рішень щодо ринкової поведінки стартап –компанії:

1.Провести модернізацію технологічного потоку виробництва картону для плоских шарів гофрокартону на ККПК.

2.Виробляти два виду картону: з додаванням наноцелюлози та без додавання

3. Розробити та впровадити маркетингові концепції товару окремо по напрямках:

- картон для плоских шарів гофрокартону з додаванням наноцелюлози для реалізації на зовнішньому ринку

- картон для плоских шарів гофрокартону з додаванням наноцелюлози для реалізації на внутрішньому ринку

- картон для плоских шарів гофрокартону без додаванням наноцелюлози окремо  для внутрішнього та зовнішнього ринку

4.5. Розроблення маркетингової програми стартап-проекту

Сформували маркетингову концепцію товару, який може отримати споживач. Результати визначення ключових переваг концепції потенційного товару наведено в табл. 4.18 [46 - 49].

Таблиця 4.18 – Визначення ключових переваг концепції потенційного товару

| № п/п | Потреба | Вигода, яку пропонує товар | Ключові переваги перед конкурентами (існуючі або такі, що потрібно створити) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сировина для виготовлення гофропродук-ції | -вища якість та нижча ціна на картон без додавання наноцелюлози -екологічність та прийнятна ціна на картон з додаванням наноцелюлози | Екологічність, якість згідно вимог ТУ У 21.1-05509659-026:2005 , ціна |

Таблиця 4.19 - Опис трьох рівнів моделі товару

| Рівні товару | Сутність та складові |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Товар за задумом | Сировина для виготовлення гофротари з вигодами: -вища якість та нижча ціна на картон без додавання наноцелюлози -екологічність та прийнятна ціна на картон з додаванням наноцелюлози |  |  |
| 2.Товар у реальному виконанні | Властивості/характеристики | М/Нм | Вр/Тх/Тл/Е/Ор |
|  | 1.технологічні: нижча трудомісткість, енергоємність, собівартість на одиницю продукції 2.екологічності: нижчий вміст хімічних допоміжних речовин в продукті |  |  |
|  | Якість: розробка власних ТУ |  |  |
|  | Пакування: стандартне |  |  |
|  | Марка: виробник-ПрАТ Київський картонно-паперовий комбинат, назва-згідно з ТУ |  |  |
| 3.Товар із підкріпленням | До продажу Після продажу |  |  |
| За рахунок чого потенційний товар буде захищено від копіювання:патент, нові ТУ |  |  |  |

Визначили цінові межі на потенційну продукцію, результати наведені в табл. 4.20.

Таблиця 4.20 – Визначення меж встановлення ціни

| № п/п | Рівень цін на товари- замінники | Рівень цін на товари- аналоги | Рівень доходів цільової групи споживачів | Верхня та нижня межі встановлення ціни на товар/послугу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≈45грн/кг | ≈ 45грн/кг-без наноцелюлози | Середній/високий | ≈44,5 грн/кг-без наноцелюлози ≈46 грн/кг-з додаванням наноцелюлози |

Визначили оптимальну систему збуту, результати аналізу наведено в табл. 4.21.

Таблиця 4.21 – Формування системи збуту

| № п/п | Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Глибина каналу збуту | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Закупка партіями, відвантаження в рулонах автомобільним транспортом або залізницею | Збут може виконуватись по передплаті, факту відвантаження або з відтермінуванням платежу | Збут в Україні та за кордоном | Партіями в рулонах за попередньою оплатою з попереднім замовленням |

Збут продукції буде проводитись власними силами відділом збуту з розмежуванням менеджерів та відділів на зовнішньо-економічні та внутрішньо-економічні.

Спираючись на основу для позиціонування розробили концепції маркетингової комунікації (табл. 4.22) [46 - 49].

Таблиця 4.22 – Концепція маркетингових комунікацій

| № п/п | Специфіка поведінки цільових клієнтів | Канали комунікацій, якими користуються цільові клієнти | Ключові позиції, обрані для позиціонування | Завдання рекламно-го повідом-лення | Концепція рекламного звернення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постійний моніторинг ринку | Прямий контакт з виробником | Екологічно чистий продукт, краща ціна | Донести інформацію про появу та характеристики товару | Екологічність, висока якість згідно вимог ТУ У 21.1-05509659-026:2005, цікава ціна |

Висновки до розділу стартап-проект

Під час розробки проекту на основі проведених досліджень врахували потенційні групи клієнтів, бар’єри входження, стан конкуренції, конкурентоспроможність проекту та можна зробити висновки, що перспектива впровадження даного стартап-проекту є цілком реальною оскільки є попит на продукцію, динаміка зростання ринку позитивна, рентабельність задовольняє виробника.  Для впровадження стартап-проекту на ККПК необхідно виконати комплекс заходів:

1.Провести модернізацію технологічного потоку виготовлення картону тарного макулатурного.

2.Після виконання модернізації виробляти два вида продукції: з додаванням наноцелюлози та без додавання.

3.Вийти на внутрішній та зовнішній ринок з двома продуктами.

Реалізація проекту є також доцільною з певними змінами (в залежності від наявного обладнання та технології) на інших підприємствах целюлозно-паперової галузі України, які займаються виготовленням картону па паперу.

ВИСНОВКИ

В магістерській роботи з метою покращення якості підготовки макулатурної маси, збільшення продуктивності технологічного потоку, зменшення енерговитрат та собівартості картону для плоских шарів гофрокартону  виконано наступне.

1. Проведено літературний огляд  з визначенням  основних факторів формування якості картону; можливостей та доцільності використання хімічних допоміжних речовин для покращення показників картону; впровадження інновацій у технологічний потік та технологію виготовлення картону, а саме: додавання наноцелюлози, заміну вузла розпуску макулатури, модернізацію системи очмищення макулатурної маси, заміну вакуум-формувальних пристроїв на плоскосітковий формер та модернізацію існуючого сіткового пристрою, заміну першого преса на черевичний прес з розширеною зоною пресування та заміну клеїльного преса.

2. В розділі «Технологічна частина» наведено вимоги до сировини та готової продукції; розглянуто вплив використання наноцелюлози на показники якості картону для плоских шарів гофрокартона; наведено технологічну схему виробництва картону та опис технологічного процесу; виконано розрахунок продуктивності картоноробної машини та виконано підбір основного технологічного обладнання.

3. Запропоновано наступні іновації:

- додавати наноцелюлозу у волокнисту масу перед напірними пристроями, що підвищить фізико-механічні показники картону. Встановлено, що введення алкіл кетен димеру (АКД) з витратою 0,15 % і наноцелюлози (НЦ) з витратою 0,5 % у волокнисту масу достатньо для виготовлення картону, що відповідає вимогам стандарту. Показано, що поверхневе нанесення НЦ з витратою 2 г/м2 на поверхню картону, у композицію якого внесено АКД і НЦ по 0,15 % від маси картону, задовольняє вимогам стандарту. Виявлено, що економічно більш доцільно додавати НЦ безпосередньо у волокнисту масу у порівнянні з нанесенням НЦ на поверхню картону.

- гідророзбивач горизонтального типу TwinDrum, що дозволить збільшити продуктивність потоку на 30%;

- встановити у системі попереднього сортування сортувалки «Комбісортер» та обладнати дві сортувалки другого та третього ступеня системою Screen Booster для забезпечення високої ефективність видалення забруднень та клейких речовин, при цьому збільшивши продуктивність технологічного потоку на 30 %;

- замінити круглосіткові вакуум-формувальні пристрої на плоскосіткове формування з встановленням гібридного формера DuoFormer D II та модернізувати верхній плоскосітковий формувальний пристрій шляхом встановлення легкого грудного вала CarboForm і сіткотряски DuoShake,  що дозволить покращити якість формування паперового полотна та підняти продуктивність кортоно-робної машини на 30% при скороченні споживаних ресурсів;

- замінити комбінований трьохвальний прес на сучасний прес Single NipcoFlex фірми Voith для підвищення сухості паперового полотна до 55 %;

- замінити клеїльний прес на клеїльний прес SpeedSizer, що дозволить  наносити клей більш рівномірно і покращити його проникнення та покриття поверхні картону, що покращить характеристики картону, підвищить швидкість роботи картоноробної машини до 800 м/хв.

4. Наведено вимоги техніки безпеки на виробництві з розглядом розділів: виробничне освітлення, виробничний шум і вібрації, небезпека ураження електричним струмом, небезпека дії машин і механізмів, що рухаються, рухливих частин виробничного устаткування, пожежної безпеки та захисту навколишнього середовища.

5. Розроблено стартап-проект виробництва картону для плоских шарів гофрокартона з розробкою наступних розділів: опис ідеї стартап-проекту, технологічний аудит ідеї проекту, аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту, розроблення ринкової стратегії проекту, розроблення маркетингової програми стартап-проекту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Примаков С. П., Барбаш В. А.  Технологія паперу і картону  : навч.посібник для студ. спец. "Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини" / 2-ге видання, перероб. і доповн. - К. : ЕКМО, 2008. - 425 c.

2. https://www.papir.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/02/ISEGA-KTU-WP-eng-1.pdf

3.https://studbooks.net/818199/marketing/kratkaya_harakteristika_faktorov_formiruyuschih_sohranyayuschih_potrebitelskie_svoystva_kachestvo_bumagi

4. ДСТУ 3976-2000 Крохмаль кукурудзяний сухий

5. ДСТУ 4286:2004 Крохмаль картопляний

6. ГОСТ 12966-85 Алюмінію сульфат технічний очищений

7. Gama M, Dourado F, Bielecki S. Bacterial nanocellulose. From Biotechnology to BioEconomy. Amsterdam: Elsevier; 2016. 260 p.

8. Бахман С.О., Барбаш В.А. Вдосконалення технології підготовки макулатурної маси для виготовлення картону для плоских шарів гофрокартону. Збірник тез доповідей XXV міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (15 грудня 2022 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2023. – с.158-162.

9. Бахман С.О., Якименко О.С., Барбаш В.А. Вдосконалення технології виготовлення картону на картоноробних машинах. Збірник тез доповідей XXV міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (15 грудня 2022 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2023. – с.145-149.

10. Isik Z, Unyayar A, Dizge N. Filtration and Antibacterial Properties of Bacterial Cellulose Membranes for Textile Wastewater Treatment. Avicenna Journal of Environmental Health Engineering. 2018;5(2):106–114. https://doi.org/10.15171/ajehe. 2018.14.

11. Skočaj M. Bacterial nanocellulose in papermaking. Cellulose. 2019;26(8-9):6477–6488. https://doi.org/10.1007/s10570-019-02566-y

12. Alves AA, Silva WE, Belian MF, Lins LSG, Galembeck A. Bacterial cellulose membranes for environmental water remediation and industrial wastewater treatment. International Journal of Environmental Science and Technology. 2020;17(7):3997–4008. https://doi.org/10.1007/s13762-020-02746-5.

13. Wu A, Hu X, Ao H, Chen Z, Chu Z, Jiang T, et al. Rational design of bacterial cellulose-based air filter with antibacterial activity for highly efficient particulate matters removal. Nano Select. 2021:1. https://doi.org/10.1002/nano.202100086

14. Keshk S.M. Bacterial Cellulose Production and its Industrial Applications. Journal of Bioprocessing & Biotechniques. 2014; 4(2). Article number 1000150. https://doi.org/10.4172/2155-9821.1000150.

15. Velásquez-Riaño M, Bojacá V. Production of bacterial cellulose from alternative low-cost substrates. Cellulose. 2017;24(7):2677–2698. https:// doi.org/10.1007/s10570-017-1309-7.

16. Joshua Martin and Mandy Haggith. The state of the global paper industry. Environmental Paper Network. 2018 - 90 p.

17. Gregory DA, Tripathi L, Fricker ATR, Asare E, Orlando I, Raghavendran V, et al. Bacterial cellulose: A smart biomaterial with diverse applications. Materials Science and Engineering: R: Reports. 2021;145: 100623. https://doi.org/

18. Бахман С.О., Барбаш В.А. Аспекти застосування гідрогелів наноцеллюлози у у виробництві целюлозно-паперової продукції. Збірник тез доповідей XXIII міжнародної науково-практичної конференції  студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології  та обладнання” (3 травня 2023 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2023. – с.197-201.

19. ДСТУ 3500-2019 макулатура паперова й картонна. Технічні умови.

20. Santmarti A, Liu HW, Herrera N, Lee K-Y. Anomalous tensile response of bacterial cellulose nanopaper at intermediate strain rates. Scientific Reports. 2020;10(1). Article number 15260. https://doi.org/10.1038/s41598-020-72153-w.

21. Hussain Z, Sajjad W, Khan T, Wahid F. Production of bacterial cellulose from industrial wastes: a review. Cellulose. 2019;26(5):2895–2911. https:// doi.org/10.1007/s10570-019-02307-1

22. Barbash V. A., О. V. Yashchenko, O. S. Yakymenko, R. M. Zakharko, V. D. Myshak. Preparation of hemp nanocellulose and its application for production of paper for automatic food packaging// Cellulose (2022). https://doi.org/10.1007/s10570-022-04773-6.

23. Barbash V. A., Yashchenko О. V., Vasylieva O. A. Preparation and application of nanocellulose from Miscanthus x giganteus to improve the quality of paper for bags. SN Applied Sciences (2020) 2:727. https://doi.org/10.1007/s42452-020-2529-2.

24. Бахман С.О., Якименко О.С., Барбаш В.А. Використання наноцелюлози для покращення показників якості картону. Збірник тез доповідей XXIV міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (15 грудня 2022 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2023. – с.184-188.

25.https://voith.com/corp-en/news-room/press-releases/2021-04-13_vp_the-worlds-largest-drum-pulper.html

26. https://voith.com/corp-en/1129_en_03_P03_Combisorter.pdf

27.https://www.andritz.com/resource/blob/335490/1c66ca0b599abd8c8432f6b56b80ab4a/screen-booster-overview-brochure-pulp-and-paper-data.pdf

28. https://voith.com/corp-en/papermaking/forming-concepts.html

29. https://voith.com/corp-en/papermaking/press-concepts.html?131795%5B%5D=0

30. New PM-3 increases TNPL's production capacity. Twogether. Voith Paper, 2011, vol. 32, p.18-20.

31. https://voith.com/corp-en/papermaking/speedsizer-at.html

32. Гідрохлорид алюмінію «Полвак 40/68/80» ТУ У 19155069.001 – 99

33. Крохмаль модифікований. Технічні умови ТУ У 24885977.001 : 2001

34. Картон для плоских шарів гофрокартону ТУ У 21.1 -05509659-026:2005

35. Barbash V., Yashchenko O. Preparation, Properties and Use of Nanocellulose from Non-Wood Plant Materials. In: Krishnamoorthy K (ed) Novel nanomaterials. IntechOpen, London, pp 1–23. https://doi.org/10.5772/intechopen.94272

36. Антоненко Л. Методичні вказівки до лабораторних робіт з хімії рослинної сировини і целюлози для студентів спеціальності «Хімічна технологія переробки деревини і рослинної сировини» / Л. Антоненко, І. Дейкун, В. Барбаш. – Київ: КПИ, 2003. – 71 с.

37. Барбаш В.А. Технології перероблення недеревної рослинної сировини у целюлозовмісну продукцію: монографія. Київ: Каравела, 2022.-360с.

38. Barbash V. A., Yashchenko О. V., Yakymenko O. S., Myshak V. D.. Extraction, properties and use of nanocellulose from corn crop residues. Applied Nanosciences, 2023. https://doi.org/10.1007/s13204-023-02926-y

39. Жудро С.П. Технологическое проектирование целлюлозно-бумажных предприятий – М: Лесная промышленность, 1965. – 96 с.

40. Барбаш В.А., Дейкун І.М. Хімія рослинних полімерів. Навч. Посібник. За редакцією В.А. Барбаша.- 2-ге видання, переробл. і доповн. - Київ: Каравела, 2018. – 440 с.

41. https://www.youtube.com/watch?v=FC5Vr-YFToU

42. Справочник по охране труда и техника безопасности в химической промышленности. Правила и инструкции по работе с оборудованием и механизмами и по обращению с вредными веществами. М. Химия, 1971.- 454 с.

43. Справочник бумажника. Т-ІІ. М.: Изд-во «Лесн. пром-ость», 1965. - 852 с.

44. НПАОП 21.0-1.01-87. Правила по охороні праці в целюлозно-паперової промисловості.

45. Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ: НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с.

46. Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс] : Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с.

47. Yudina. N. Economic “Butterfly” and Futurology of the War in Ukraine. Economic Bulletin of National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute". Kyiv: Management And Marketing Faculty of National Technical University Of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, 2022. №23 (2022). PP. 77-82. URL : http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/264637

48. Yudina N.V. Methods of the Startup-Project Developing Based on ‘the Four-Dimensional Thinking’ in Information Society // Marketing and Management of innovations. – 3’2017. – P. 245-256.-DOI:10.21272/mmi.2017.3-23 Access mode: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2017/3/245-256.

49. Yudina Nataliya. Business Forecasting of Marketing Activity Riskiness of Companies in Markets. Economic Bulletin of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". №17(2020). P. 372-383. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/216380/

ДОДАТОК А

Характеристики хімічних допоміжних речовин

Таблиця 1 - Характеристики крохмалю.

| Найменування показника сказателя | Характеристика сухого кукурудзяного крохмалю |  |  | Метод випробувань з |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вищий сорт | Перший сорт | Амінопектиновий |  |

Крохмаль кукурудзяний сухий ДСТУ 3976-2000

| Зовнішній вигляд |  | Однорідний порошок |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 7698 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Колір |  | Білий | Білий з жовтуватим відтінком |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 7698 |  |
| Запах 1 Запах |  | Властивий крохмалю (без стороннього запаху ) |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 7698 |  |
| Масова частка вологи %, не більше |  | 13 | 13 |  |  | 16 |  |  |  | ГОСТ 7698 |  |
| Масова частка загальної золи, %, не більше більше |  | 0,2 | 0,3 |  |  | 0,2 |  |  |  | ГОСТ 7698 |  |
| У тому числі зола нерозчинна в 10% розчині соляної кислоти, %, не більше |  | 0,04 | 0,06 |  |  | - |  |  |  | ГОСТ 7698 |  |
| Кислотність, см 3 не більше |  | 20 | 25 |  |  | 23 |  |  |  | - |  |
| Масова частка протеїну, %, не більше |  | 0,8 | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  | ГОСТ 7698 |  |
| Найменування показника |  | Характеристика сухого кукурудзяного крохмалю |  |  |  |  |  |  |  |  | Метод досліджень по |
|  |  | Вищий сорт | Перший сорт |  |  |  | Амілопектінвий |  |  |  |  |
| Масова частка сірчастого ангідриду (S02), % , н.б. |  | 0,008 | 0,008 |  |  |  | 0,008 |  |  |  | ГОСТ 7698 |
| Кількість зерен крохмалю на 1дм 2 рівної поверхні під час огляду неозброєним поглядом, шт. не більше |  | 300 | 500 |  |  |  | 400 |  |  |  | ГОСТ 7698 |
| Залишок нерозчинних речовин (у перерахунку на суху речовину), % , не більше |  | - | - |  |  |  | 0,1 |  |  |  | ГОСТ 7698 |
| Продовження таблиці 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кольорова реакція з йодом |  | - | - |  |  |  | Від червоної до червоно- фіолетової |  |  |  | ГОСТ 7698 |
| Крохмаль картопляний ДСТУ 4286:2004 ртофельний ДСТУ 4286:2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вищий сорт | Перший сорт |  |  |  | Другий гатунок |  |  |  |  |
| Масова частка вологи, %, не більше |  | 19 | 17-20 |  |  |  | 17-20 |  |  |  | ГОСТ 7698 |
| Масова частка загальної золи, %, не більше |  | 0,32 | 0,5 |  |  |  | 0,93 |  |  |  | ГОСТ 7698 |
| Кислотність, см 3 , не більше |  | 9 | 14 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Кількість зерен крохмалю на 1дм 2 рівної поверхні під час огляду неозброєним поглядом ; шт., |  | 250 | 700 |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 7698 |
| Модифіковані картопляні катіонні крохмалі гарячого набухання АМYLOFAX (ЕНСАТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування показника |  |  |  | Марка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 00 (- А) |  |  | Р W (-А) | Н S (-А) |  |  | 75 (-А) |  |  |  |
| Зовнішній вигляд | Білий порошок порошок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вологість, % | 18 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ступінь заміщення, моль/моль | 0,018 |  |  | 0,035 | 0,047 |  |  |  | 0,070 |  |  |
| Модифікація та основа | азотовмісні (четвертинні) ефіри картопляного крохмалю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насипна щільність, кг/л | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз на ситі | < 1 мг/г на 500 мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розчинність | розчинний після нагрівання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ph | 7 (30 мг/г розчин у дистильованій воді при 20°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Іонний характер | катіонний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ступінь прозорості | опаловий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стійкість | при зберіганні не желюють та не осідають |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модифіковані кукурудзяні крохмалі аніонні STABILYS А020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продовження таблиці 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування показника |  |  |  | Значення |  |  |  |  |  |  |  |
| Колір |  |  |  | білий |  |  |  |  |  |  |  |
| Масова частка вологості, %, не більше |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Масова частка золи, %, не більше |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| рН (10% водної суспензії при кімнатній температурі) |  |  |  | 6,0-7,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| В'язкість 6% розчину, ср |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Розчинність |  |  |  | У розчині при 20°С (350г/л) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 2 - Характеристики  проклеювальних речовин

| Найменування показника | Значення |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| Водна дисперсія стирол- акрилатного сополімеру СОLLPRESS |  |  |  |
| Вид | Бежева дисперсія |  |  |
| Хімічний склад | Стирол -акрилатний сополімер |  |  |
| Вміст активної речовини, % | 30 |  |  |
| Щільність при 20°С, г/см 3 | 1,0 |  |  |
| В'язкість при 20°С, мРаs | 100 |  |  |
| Розчинність | У воді у будь-якому співвідношенні |  |  |
| Ph | 3,7 |  |  |
| Іонний характер | катіонний |  |  |
| Проклеювальний агент на основі димерів алкілкетенів (АКД) Eka DR 25XL |  |  |  |
| Тип продукту |  | димер алкілкетену (АКД) |  |
| Колір |  | Молочно-білий |  |
| Вміст сухих речовин, % |  | 18,5 ±0,5 |  |
| Щільність (20 ° С), кг/м 3 |  | 1000 ±20 |  |
| В'язкість ( Брукфельд , 20°С), мПа*сек |  | <200 |  |
| рн |  | 3,0-4,5 |  |
| Стабільність при зберіганні |  | 30 діб |  |

Таблиця 3 - Характеристика речовин підвищення ретенції волокна і зниження аніонних забруднень системи

| Найменування показників |  |  | Значення показників |  |  | Примітка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюмінію сульфат технічний очищений ГОСТ 12966-85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Зовнішній вигляд |  |  | Однорідний сипучий матеріал з розміром частинок не більше 20мм, білого кольору, допускаються бліді відтінки блакитного або рожевого кольору. |  |  |  |  |
| Найменування показників |  | Значення показників |  |  | Примітка |  |
| Масова частка оксиду алюмінію (Al 2 O 3 ), %, не менше |  | 16 |  |  |  |  |
| Масова частка нерозчинного у воді залишку, %, не більше |  | 0,3 |  |  |  |  |
| Масова частка заліза в перерахунку на оксид заліза, %, не більше |  | 0,02 |  |  |  |  |
| Масова частка сірчаної кислоти ( H 2 SO 4 ), %, не більше |  |  |  |  |  |  |
| Масова частка миш'яку в перерахунку на оксид миш'яку, %, не більше |  | 0,001 |  |  |  |  |
| Гідроксихлорид алюмінію Рro - AQUA 18 (ПОЛВАК) |  |  |  |  |  |  |
| Зовнішній вигляд |  | Зеленувато- жовта рідина |  |  |  |  |
| Масова частка оксиду алюмінію ( Al 2 O 3 ), %, не менше |  | 17 ±0,5 |  |  |  |  |
| Масова частка нерозчинного у воді залишку, %, не більше |  | 0,1 |  |  |  |  |
| Масова частка хлоридів, % |  | 18 ±5 |  |  |  |  |
| Щільність при 20°С, г/см 3 |  | 1,36 ±0,05 |  |  |  |  |
| Відносна основність , % |  | 40 ±5 |  |  |  |  |
| pH |  | 1-2 |  |  |  |  |
| Катіонний полімер у водному розчині PROFIX 4970 |  |  |  |  |  |  |
| Вид |  | Світло-бурштинова рідина |  |  |  |  |
| Заряд |  | Катіонний |  |  |  |  |
| Значення заряду |  | Дуже висока |  |  |  |  |
| Питома вага, г/см 3 |  | 1,14-1,2 |  |  |  |  |
| Продовження таблиці 3. |  |  |  |  |  |  |
| рН |  | 4,0-6,0 |  |  |  |  |
| В'язкість за Брукфільдом (ЦЛС) |  | 1000-3000 |  |  |  |  |
| Вміст сухої речовини, % |  | 64-67 |  |  |  |  |
| Зберігання, °С |  | 5-30 |  |  |  |  |
| Час зберігання (місяці) |  | 24 |  |  |  |  |
| Акриловий катіонний полімер розчинний у воді LYCRID Р 48 |  |  |  |  |  |  |
| Вид |  | Білий порошок |  |  |  |  |
| Заряд |  | Катіонний |  |  |  |  |
| Найменування показників |  |  | Значення показників | Примітка |  |  |
| Значення заряду |  |  | Низький |  |  |  |
| Питома вага, г/см 3 |  |  | 0,7 |  |  |  |
| Рекомендована робоча концентрація, г/л |  |  | 3 |  |  |  |
| В'язкість за Брукфільдом (ЦЛС) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 г/л | 800 |  |  |  |
|  |  | 2,5 г/л | 380 |  |  |  |
|  |  | 1 г/л | 150 |  |  |  |
| Максимальна робоча концентрація, г/л г/л робоча концентра- |  |  | 5 |  |  |  |
| Час розчинення (розчин 5г/л, 25 0 С ), хв. |  |  | 240 |  |  |  |
| Час зберігання розчину, сут. |  |  | 1 |  |  |  |
| Температура зберігання розчину, °С |  |  | 0-35 |  |  |  |
| Час зберігання сухого продукту (місяць ) |  |  | 24 |  |  |  |

ДОДАТОК Б

Перелік публікацій