НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

| «На правах рукопису» УДК 544.743 | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ М.Д. Гомеля «___»_____________20 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 101 Екологія

на тему: «Дослідження процесів видалення мікрокількостей As (III) із води методом нанофільтрації»

Виконав:

студент VI курсу, групи ЛЕ-71мп

Трохименко Дмитрій Миколайович  	__________

Керівник:

професор, д.т.н. Радовенчик В.М.	__________

Консультант:

__________

Рецензент:

__________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент (-ка) _____________

Київ – 2018 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-науковою програмою

Спеціальність (спеціалізація) – 101 «Екологія»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ М.Д.Гомеля

«___»  грудня 2018 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Трохименку Дмитрію Миколайовичу

1. Тема дисертації «Дослідження процесів видалення мікрокількостей 
As (III) із води методом нанофільтрації», науковий керівник дисертації Радовенчик В’ячеслав Михайлович, професор., д.т.н., затверджені наказом по університету від       __ _______ 2018 р. № ___-с.

2. Термін подання студентом дисертації – 13.12.2018 р.

3.Об’єкт дослідження: Модельні арсеновмісні водні розчини різного складу.

4.Предмет дослідження: Створення та застосування нового ефективного методу видалення сполук арсену з води

5. Перелік завдань, які потрібно розробити: провести аналітичний огляд літератури  щодо впливу  арсену на водні об’єкти та на здоров’я людини, а також дослідити способи вилучення арсеновмісних розчинів з води, їх ефективності та актуальності; дослідити способи перетворення арсену з одного  стану в інший; визначити ефективність затримки сполук арсену нанофільтраційними мембранами в залежності від рН розчину, робочого тиску; ступеня відбору пермеату та природи фонового електроліту; дослідити можливість зниження концентрації арсену в пермеаті до ГДК для питної води при різній концентрації цього елементу у вихідній воді в процесі нанофільтрації в найбільш сприятливих для затримки арсену умовах; розробити стартап-проект на основі дослідження.

6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу: схемa кругообігу aрсену в природі; криві розподілу станів As в залежності від рН за іонної сили 0,01 М; географічне поширення арсену в світі; стpуктури аpсеновмісних сполук, що найчастіше зустpічаються у пpиpодних водах

лабораторна установка для окиснення As(III) до As(V) обробкою в проточних ВУФ реакторах; вплив робочого тиску на коефіцієнт затримки  та залишкову концентрацію арсену в пермеаті при різних ступенях відбору пермеату; транспорт іонів в процесі нанофільтрації в режимі “dead end” та “cross flow”; затримка хлориду натрію нанофільтраційною мембраною ОПМН-П при тиску різному тиску в залежності від ступеня відбору пермеату; залежність коефіцієнта затримки As(V) мембраною ОПМН-П від його концентрації у вихідній воді при різних ступенях відбору пермеату; Вплив рН на коефіцієнт затримки As(V), його концентрацію в пермеаті та питому продуктивність мембрани в процесі нанофільтраційної обробки;

7. Орієнтовний перелік публікацій:

1. Мельник Л.О., Радовенчик В.М, Трохименко Д.М. Активоване вугілля в якості сорбенту в очистці води  // VІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Дослідження процесів видалення мікрокількостей As (III) із води методом нанофільтрації» (12-20 листопада 2018 р.) – Ірпінь. – 2018. – С. 276  278.

2. Мельник Л.А., Трохименко Д.М., Иследование процессов удаление микроколичества As (III) из воды методом нанофильтрации /
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу» (23–24 листопада 
2018 р.) – Київ – 2018. – С. 185-187

8.Консультанти розділів дисертації*

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |

9. Дата видачі завдання – 01.09.2018

Календарний план

| № з/п | Нaзвa eтaпiв викoнaння мaгiстерської диceртації | Тepмін викoнання етaпів мaгістеpської дисepтації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отpимaння зaвдaння нa мaгіcтерську дисеpтацію | 01.09.2018 |  |
| 2 | Oгляд літеpaтури за тeматкиою | 02.09.2018-14.09.2018 |  |
| 3 | Офopмлення літеpaтурного oгляду | 15.09.2018-01.10.2018 |  |
| 4 | Пpoведення дoсліджень в лабopаторії | 02.10.2018-14.11.2018 |  |
| 5 | Обpoбка отpиманих peзультатів | 15.11.2018-23.11.2018 |  |
| 6 | Офopмлення пояснювальної записки та створення слайдів (демонстраційних матеріалів) | 24.11.2018-30.11 .2018 |  |
| 7 | Аналіз отpиманих peзультатів з кеpiвником, написання допoвіді | 01.12.2018-11.12.2018 |  |
| 8 | Пoперeдній захиcт магіcтерської дисepтації | 13.12.2018 |  |
| 9 | Коpeгування poботи згідно peзультатів попереднього захисту | 13.12.2018-19.12.2018 |  |
| 10 | Остатoчне офoрмлення poботи | 19.12.2018 |  |
| 11 | Захиcт диплoмної poботи | 20.12.2018 |  |

Студент 		Трохименко Д.М.

Науковий керівник дисертації	Радовенчик В.М.

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація: 112 ст., 34 табл., 21 рис., 95 використаних літературних джерела.

Магістерську дисертацію було виконано з чотирьох розділів: літературний огляд, об’єкти та методи досліджень, обговорення результатів, розробка стартап-проекту.

Метою роботи є розробка та наукове обгрунтування методу, що дозволить з високою ефективністю вилучати сполуки арсену з природної та технічної води.

Об’єктом дослідження є прoцеси мембраннoгo oпріснення, рoзділення та кoнцентрування розчинів, які містять трьохвалентний арсен, а також процеси сорбційного кондиціонування пермеатів та діалізатів за вмістом арсену.

Предмет дослідження  є створення та застосування нового ефективного методу видалення сполук арсену з води.

Отримані результати є основою для прогнозування якості опрісненої води за вмістом сполук арсену при опрісненні вод різного складу, а також науковим підґрунтям для розробки раціональних технологічних схем, у тому числі гібридних, очищення природних та стічних вод, що містять вказані компоненти.

АРСЕН, НАНОФІЛЬТРАЦІЯ, МЕМБРАННІ МЕТОДИ, ОПМН-П, ДОМІШКИ, СТУПІНЬ ВИЛУЧЕННЯ, ПРИРОДНІ ВОДИ

РЕФЕРАТ

Магистерская диссертация: 112 стр., 34 табл., 21 рис., 95 использованных литературных источников.

Магистерскую диссертацию было выполнено из четырех разделов: литературный обзор, объекты и методы исследований, обсуждение результатов, разработка стартап-проекта.

Целью работы является разработка и научное обоснование метода, что позволит с высокой эффективностью удалять соединения мышьяка с природной и технической воды.

Объектом исследования являются прoцесы мембраннoгo oпреснення, раздилення и кoнцентрировання растворов, содержащих трехвалентеный мышьяк, а также процессы сорбционной кондиционирования пермеата и диализата по содержанию мышьяка.

Предмет исследования является создание и применение нового эффективного метода удаления соединений мышьяка из воды.

Полученные результаты являются основой для прогнозирования качества опресненной воды по содержанию соединений мышьяка при опреснении вод различного состава, а также научным основанием для разработки рациональных технологических схем, в том числе гибридных, очистки природных и сточных вод, содержащих указанные компоненты.

МЫШЬЯК, НАНОФИЛЬТРАЦИЯ, МЕМБРАННЫЕ МЕТОДЫ, 
ОПМН-П, ПРИМЕСИ, СТЕПЕНЬ УДАЛЕНИЯ, ПРИРОДНЫЕ ВОДЫ

ABSTRACT

Explanatory note of 112 pages, 34 tab., 21 fig., 95 links..

The master's dissertation was completed in four sections: literary review, objects and methods of research, discussion of results, development of a startup project.

The purpose of the work is to develop and scientific substantiation of the method, which will allow to remove the arsenic compounds from natural and technical water with high efficiency.

The object of the study is membrane processes, separation and concentration of solutions containing trivalent arsenic, as well as processes of sorption conditioning of permeates and dialysates on the content of arsenic.

The subject of the study is the creation and application of a new effective method for the removal of arsenic compounds from water.

The obtained results are the basis for forecasting the quality of desalinated water on the content of arsenic compounds during desalination of waters of various composition, as well as scientific backgrounds for the development of efficient technological schemes, including hybrid, purification of natural and sewage containing these components.

ARSEN, NANOFILTRATION, MEMBRANE METHODS, OPMN-P, IMPURITIES, STEPPYING, NATURAL WATER

ЗМІСТ

| ### Список прийнятих скорочень.……………………………………………….. | # 11 |
| --- | --- |
| ### Вступ…………………………………………………………………………….. | # 13 |
| # РОЗДІЛ 1. Літературний огляд………………..………………………………. | # 14 |
| # 1.1. Характеристика та географічне положення сполук apсену присутніх у природних водах.……………………………………………………………… | # 14 |
| 1.2 Проблеми мембранного опріснення вод, що містять сполуки арсену…………………………………………………………………………….. | # 21 |
| 1.3 Мeтоди, що використовуються для очищення сполук арсену із води... | # 27 |
| 1.3.1 Вaпняне пoм’якшеня………………………………………………… | 27 |
| 1.3.2 Коагуляція…………………………………………………………….. | 27 |
| 1.3.3 Іонний обмін ………………………………………………………..... | # 28 |
| 1.3.4 Aдсoрбція …………………………………………………………...... | # 29 |
| 1.3.5 Мембранні процеси…………………………………………………... | # 31 |
| 1.3.6 Електрокоагyляція …………………………………………………..... | # 31 |
| 1.3.7 Кoмбінoвані метoди ………………………………………………….. | # 32 |
| 1.3.8 Ультрафільтрація …………………………………………………....... | # 33 |
| 1.3.9 Біологічні методи …………………………………………………….. | # 33 |
| 1.4 Спoсoби перетвoрення наявнoгo в прирoдних вoдах Аs(ІІІ) до Аs(V) | # 33 |
| 1.5 Сучасний стан використання методу нанофільтрації в галузі водопідготовки та водоочищення...... ………………………………………… | # 35 |
| # Висновки до розділу 1…………………………………………………....... | # 37 |
| # РОЗДІЛ 2. Об’єкти і методи досліджень…………………………………........ | # 38 |
| 2.1 Об’єкти дослідження……………………………………………….......... | 38 |
| 2.1.1 Водні системи……………………………………………………….... | 38 |
| 2.1.2 Нанофітраційна мембрана ОПМН-П, підготовка до випробувань....………………………………………………………………… | 38 |
| 2.2 Методи дослідження…………………………………………………....... | # 39 |
| 2.2.1 Методи хімічного аналізу складу розчинів………………………… | # 44 |
| 2.3 Оцінка достовірності експериментальних результатів шляхом статистичної обробки………………………………………………………….. | # 45 |
| # РОЗДІЛ 3. Обговорення результатів……………….……….…………………. | # 47 |
| 3.1 Видалення арсеновмісних сполук з води в процесі нанофільтрації | # 47 |
| 3.2 Дослідження закономірностей видалення As(V) нанофільтраційною мембраною ОПМН-П ………………………………………………………… | # 47 |
| 3.3. Досліження процесу видалення мікрокількостей As(III) води методом, що поєднує нанофільтрацію з попередньою TIO2/УФ–ВУФ (ВУФ) обробкою……………………………………………………………….. | # 63 |
| 3.4 Розробка ефективних та екологічно-доцільних технологічних схем глибокого вилучення сполук арсену з води в процесі баромембранного опріснення………………………………………..….......................................... | # 70 |
| # Висновки до розділу 3…………………………………………………………... | # 80 |
| # РОЗДІЛ 4. Розробка стартап-проекту………………………………………….. | # 82 |
| 4.1 Опис ідеї проекту……………………….………………………………… | # 82 |
| 4.2. Технологічний аудит ідеї проекту……………………………………… | # 85 |
| 4.3. Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту…………….. | # 86 |
| 4.4 Розроблення ринкової стратегії проекту………………………………... | # 92 |
| 4.5. Розроблення маркетингової програми стартап-проекту………………. | # 94 |
| # Висновки до розділу 4…………………………………………………………... | # 97 |
| # Висновки…………………………………………………………………………. | # 98 |
| # Перелік використаної літератури…………………………………………….. | # 100 |

СПИСОК ПРИЙНЯТИХ СКОРОЧЕНЬ

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я

BWRO (brackish water reverse osmosis) – низьконапірний зворотний осмос

ВУФ – вакуумний ультрафіолет

ГДК – гранично-допустима концентрація

D – коефіцієнт дифузії

ЗО – зворотний осмос

ЕД – електродіаліз

ЕДР – електродіаліз реверсивний

i – густина струму

I – іонна сила розчину

J – питома продуктивність мембрани

К – кратність концентрування

НФ – нанофільтрація

η – вихід за струмом

рНвих – рН вихідного розчину

рНк – рН концентрату

ρ – питомий опір

ρп – поверхневий опір

P – робочий тиск

Q – масоперенос компонента через мембрану

R – коефіцієнт затримки

СВ – ступінь видалення (вилучення) компонента

СО – ступінь опріснення розчину

СВП – ступінь відбору пермеату

СAsвих – концентрація As у вихідному розчині

СAsд – концентрація As в діалізаті

СAsп – концентрація As в пермеаті

Т – температура

УФ – ультрафіолетове опромінення

Vвих – об’єм вихідного розчину

Vд – об’єм діалізату

Vк – об’єм концентрату

Vсорб – об’єм сорбенту

ВСТУП

Вoда - oдин із найгoловніших рeсурсів нашoї планeти. Кoжна живa істoтa для зaбезпечення своєї життєдіяльності потребує воду, яка не повинна  містити шкідливих дoмішок. Oднaк дoсить  частp природні й антропогенні фaктори роблять воду поверхневих й підзeмних джeрeл нeпридатною для спoживання, щo призводить до необхідності її очищення

Одним з елементів, який часто зустрічається в природних водах і робить її непридатною для споживання без спеціальної підготовки, є арсен.

У водойми арсен може потрапляти як внаслідок людської діяльності: використання пестицидів, що містять арсен,  переробку сульфітних руд тощо, так і в результаті природних процесів: вимивання з арсеновмiсних гiрських порiд та вулканічна активність.

Актуальність теми. В останні десятиріччя мембранні методи опріснення, зокрема нанофільтрація отримали широке практичне використання у всьому світі для одержання води питної якості із солонуватих підземних та морських вод, забруднених прісних вод, а також для очищення стічних вод. Це обумовлено істотним антропогенним навантаженням на традиційні джерела питного водопостачання та зростанням дефіциту прісної води.

Збільшення масштабів застосування даного методу та різноманіття природних вод за хімічним складом обумовлюють гостру актуальність досліджень специфічної поведінки в процесах мембранного розділення різних мікрокомпонентів, які, не дивлячись на низькі концентрації, можуть бути небезпечною складовою питної води. Наявний у наш час досвід практичного використання мембранних систем та результати наукових досліджень не дозволяють прогнозувати якість пермеатів та діалізатів за вмістом більшості мікрокомпонентів у залежності від складу вихідної води, природи мембран, параметрів обробки, в той час як по відношенню до макрокомпонентів вказане завдання є практично вирішеним.

Особливе місце серед характерних для природних вод мікроелементів займає арсен, концентрація якого у підземних та поверхневих водах часто перевищує нормативи для питної води як за рахунок природного, так і антропогенного надходжень. Рядом сучасних досліджень встановлена канцерогенна та генотоксична дія арсену, в зв’язку з чим даний компонент відноситься до пріоритетного токсикологічного показника якості води. Крім того, арсен, розглядається як найбільш небезпечний неорганічний забрудненик питної води, і в 1993 році ВООЗ знизила його гранично-допустиму концентрацію (ГДК) з 50 до 10 мкг/дм3, що викликало необхідність вдосконалення значної кількості систем питного водопостачання.

Метою роботи є розробка та наукове обгрунтування методу, що дозволить з високою ефективністю вилучати сполуки арсену з природної та технічної води.

Об’єктом дослідження є модельні арсеновмісні водні розчини різного складу.

Предмет дослідження  є створення та застосування нового ефективного методу видалення сполук арсену з води.

РОЗДІЛ 1

ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

1.1 Характеристика та географічне поширення сполук apсену присутніх у природних водах

Aрсен – дoсить широкo пoширений eлeмeнт в зeмнiй корi. Його кoнцентрація в середньoму становить 2 мг/кг земної кори. У воді, гірських породах та грунтах він зустрічається в ступенях окиснення -3, 0, +3 і +5. Найбільш стійкими формами арсену в природних водах є As(ІІІ) в відновлювальних умовах та As(V) в окиснювальних [1- 9].

Рисунок 1.1 – Географічне поширення арсену в світі

Більшість арсену потрапляє у воду або з природних родовищ в землі або з промислових і сільськогосподарських забруднень. Арсен є природним елементом земної кори. Він використовується в сільському господарстві, промисловості , а також для інших цілей. Цє також  побічний продукт спалювання гірничорудної та вугільної промисловості [8].

Токсичність сполук арсену відома з давніх часів. Середня напівлегальна доза (LD50) арсеновмісних речовин становить від 0,014 до 0,186 г/кг.

Оскільки деякі наслідки впливу арсену на організм незворотні, основною медично-санітарної мірою охорони здоров'я є попередження появи його домішок у питній воді [14]. З цією метою ВООЗ, а слідом за нею і регулюючі органи більшості країн, знизили гранично допустиму концентрацію арсену у питній воді з 50 до 10 мкг /дм3 . Межа 10 мкг/дм3 Встановлена і діючими в Україні вимогами до якості питної води [15].

У водойми арсен може потрапляти як в pезультаті антpопогенної діяльності, так і внаслідок природних процесів.

Схема кpугообігу аpсену в пpиpоді наведена на рис. 1.2.

Рисунок 1.2 - Схемa кругообігу aрсену в природі [10].

Основними антропогенними джерелами надходження сполук арсену в природні водойми є: відходи шахтної індустрії, фармацевтика, відходи внаслідок виробництва скла та кераміки, пестицидів, відходів лакофарбу вальних підприємств, тощо.

До природних способів надходження арсену відносяться вулканічна активність, лісові пожежі та вимивання з арсеновмісних гірських порід [1, 2, 10].

Прикладом природних арсенидів (їх відомо близько 25) можуть служити мінерали льолінгіт FeAs2 (аналог піриту FeS2), нікелін (червоний нікелевий колчедан) NiAs, скутерудит CoAs2 і нікельскуттерудіт NiAs2, , саффлоріт (шпейсовий кобальт ) CoAs2 і кліносаффлоріт (Fe, Co, Ni) As2,  раммельсбергит (білий нікелевий колчедан) NiAs2, ЛАНГИС (Co, Ni) As, сперріліт PtAs2, Орегон Ni2FeAs. Через високу щільність (більше 7 г/см3) багатьох з них геологи відносять дані мінерали до групи «надважких» мінералів [17].

Головний промисловий мінерал арсену - арсенопірит FeAsS. Великі мідно-арсенові родовища є в Середній Азії та Казахстані,  Грузії, в США, Норвегії , Швеції, та Японії, арсено-олов'яні - в Болівії і Англії, арсено-кобальтові - в Канаді. Крім того, відомі золото-арсенові родовища в США і Франції. Росія має в своєму розпорядженні численними родовищами арсену в Якутії, в Сибірі, на Уралі, Забайкаллі та на Чукотці [17].

Арсен потрапляє у водоносні горизонти внаслідок розчинення й подальшого розведення мінеральних речовин і руд, що призводить до його підвищеної концентрації в підземних та поверхневих водах деяких локальних районів.

На території України також знайдено арсеновмісні мінерали в багатьох місцях. Арсенопірит зустрічається в Криворіжжі, деяких районах Донецького кряжу, на Закарпатті. Арсенопірит, аурипігмент та реальгар  як правило зустрічаються в сульфітних рудах таких металів, як свинець, мідь,  золото та срібло.

Арсеніди також знайдено в українських Карпатах,  зокрема: нікелін, ліолінгіт, аурипігмент, реальгар бедантит, скородит тощо.

Головними формами арсену в грунтових і поверхневих водах є неорганічні сполуки As(V) та As(ІІІ). До неорганічних сполук арсену, що є стійкими в кисеньвмісних водах відносять арсенатну (As(V)) кислоту та аніони, що одержуються в результаті її дисоціації (H3AsO4, H2AsO4-, HAsO42- та AsO43-). Арсенатна (As(ІІІ)) кислота та аніони, що утворюється в результаті її дисоціації (H3AsO3, H2AsO3-, HAsO32- та AsO33- ) загалом існують тільки за анаеробних умов [5].

Загалом сполуки As(V) більш характерні для поверхневих вод, тоді як сполуки As(ІІІ) частіше зустрічаються в підземних безкисневих водах. Таким чином окисно-відновний потенціал (Eh) та рН впливають на форму сполуки арсену. На рисунку 1.3 наведена Eh-рН діаграма для водних станів арсену в системі As-O2-H2O за температури 25ºС та тиску 1∙105 Па. За окиснювальних умов H2AsO4- переважає за низьких значень рН (менших за рН 6,9), тоді як за вищих значень рН переважає HAsO42-, а H3AsO4 або AsO43- переважають відповідно тільки за сильно кислотних або сильнолужних умов. За відновлювальних умов за рН менше ніж 9,2 переважає сполука арсену з нульовим зарядом, H3AsO3 [1, 10].

Залежність відсоткового вмісту форм сполук As(V) та As(ІІІ) від рН

наведено на рис. 1.3

Рисунок 1.3 - a) Аpсенат (ІІІ); б) Аpсенат (V). Розподіл станів As в залежності від рН за іонної сили 0,01 М [1].

Досить часто арсен в природні воді зустрічається у вигляді нерозчинних сполук, внаслідок цього в придонному шарі води його вміст  буде вищим.

Токсичність арсеновмісних сполук залежить від ступеня його окиснення (сполуки As(ІІІ) є більш токсичними, ніж сполуки As(V)), але поведінка арсеновміснихсполук досить вагомо залежить від біологічного стану природних вод.

Крім геохімічних факторів мікроорганізми також впливають на стан сполук арсену у природних водах. Вони можуть здійснювати метиляцію неорганічних сполук арсену, окиснювати As(ІІІ) до As(V), відновлювати As(V). Бактерії та гриби можуть відновити неорганічні сполуки As(V) до летких метиларсинів. Морські водорості перетворюють арсенати в нелеткі метиловані арсеновмісні сполуки, такі як метиларсенова кислота (CH3AsO(OH)2) та диметиларсенова кислота ((CH3)2AsO(OH)) в морській воді. Водяні рослини синтезують комплексні жиророзчинні арсеновмісні сполуки [5, 12].

На рис. 1.4 наведені структури арсеновмісних сполук, що найчастіше зустрічаються у природних водах. Органічні арсеновмісні сполуки більш часто знаходять в поверхневих, ніж в підземних водах. В зразках озерних вод метил арсенові сполуки часто становлять більше ніж 59% від загального вмісту арсену [5]. Але концентрація арсеновмісних органічних сполук не є сталою і може варіюватись в залежності від пори року.

Арсеновмісні органічні сполуки потребують видалення, хоч і є менш шкідливими, ніж неорганічні.

Внаслідок неодноріднорго мінерального складу гірських порід, геохімічних умов, числа та густоти населення число постраждалих в результаті токсичної дії сполук арсену значно відрізняється в різних країнах.

Рисунок 1.4 - Стpуктури аpсеновмісних сполук, що найчастіше зустpічаються у пpиpодних водах [10].

Проблема присутності арсеновмісних сполук в природній воді є проблемою не лише малорозвинутих країн, де водопідготовка здійснюється не якісним обладнанням з використанням застарілих технологій, а також багатьох розвинутих, які потребують більш економічно та екологічно ефективних способів очистки води від сполук арсену. Наприклад, з шести досліджених джерел водопостачання в Римі тільки в чотирьох вміст арсену відповідає нормативу (5-8 мкг/дм3), тоді як в інших двох існує перевищення (26 та 31 мкг/дм3 відповідно).

Як показують результати досліджень на наявність сполук арсену  зразків з різних джерел питного водопостачання, дана проблема актуальна і для України, а саме в 70% проаналізованих проб природних вод було зафіксовано вміст арсену вищий за 10 мг/дм3. В 17 пробах підземних вод концентрація арсену знаходиться в межах 20-83 мкг/дм3, в 19 пробах грунтових вод – 20-100 мкг/дм3 і в 5 пробах поверхневих вод – 10-85 мкг/дм3 [2].

1.2 Проблеми мембранного опріснення вод, що містять сполуки арсену

В наш час арсен розглядається як найбільш небезпечне неорганічне забруднення питної води [22,23,24].

Хоч токсичність арсеновмісних сполук відома здавна, проте негативнй вплив мікрокількостей даного компонента на здоров'я людини при вживанні з питною водою досліджено лише наприкінці минулого століття. Наприклад, перші випадки захворювань шкіри викликаних арсеном були виявлені в 1984-1988 рр. у жителів Бангладеша й Індії. Характерними ознаками враження шкіри були зміни в пігментації рук та ніг,  верхньої частини грудної клітини, а також кератози долонь рук, підошов та ніг. При сприянні ВООЗ було здійснено хімічний аналіз води в джерелах, які використовувалися хворими в питних цілях, і встановлено взаємозв’язок між їх діагнозом та високими концентраціями сполук арсену в питній воді [25].

Оскільки проникнення арсену в організм людини через шкіру, а також через харчовий ланцюг є обмеженим, найбільшу загрозу для здоров'я людей даний токсикант спричиняє при потраплянні з питною водою [23, 25, 26].

Крім захворювань шкіри, він може викликати онкологічні захворювання сечового міхура, легенів,  нирок,  захворювання кровоносних судин, діабет, нижніх кінцівок, гіпертензію, репродуктивні розлади, порушення розумового розвитку дітей [22,27]. Приблизно 1 людина зі 100, які протягом тривалого періоду споживають воду із вмістом арсену 5 мкг/дм3, помирає від онкологічного захворювання обумовленого арсеном. Ця кількість досягає 10% у тих випадках, коли концентрація даного елементу в питній воді перевищує 5 мкг/дм3 [28]. Міжнародне агентство з дослідження онкологічних захворювань (IARC) відносить арсен до першої групи найбільш небезпечних канцерогенів [29].

Спираючись на новітні дані щодо генотоксичності  та канцерогенності сполук арсену, рішенням ВООЗ в 1993 році було знижено гранично-допустиму концентрацію даного елементу в питній воді з 50 до 10 мкг/дм3 [30-32]. До 10 мкг/дм3 була також знижена ГДК арсену в питній воді в країнах ЄС і Японії [23]. В 2001 році вищевказаний норматив було прийнято Агентством Охорони Навколишнього середовища США [33]. Нормативні документи України [34, 35] також регламентують вміст арсену в воді, призначеній для пиття, на рівні 0,01 мг/дм3. Допустима концентрація арсену в стічних водах складає 0,2 мг/дм3 [37]. У відповідності з ДСТУ 4808: від 2007 рокy сполуки арсену відносяться до переліку пріоритетних токсикологічних пoказників якості води [36].

Діапазон концентрацій Аs у природних водах досить широкий та становить 0,005-50 мг/дм3 [23]. Типова концентрація Аs у прісній воді складає 0,01 мг/дм3, рідше – до 0,1 мкг/дм3. Іноді прісні, в основному підземні води, містять більш високі концентрації арсену (> 0,5 мг/дм3).

Природні води з підвищеним вмістом арсену було виявлено в багатьох районах світу: Австралія;  Центральна й Південна Америка (Чилі, Аргентина, Мексика);  Південно-Східна Азія (В'єтнам, Бангладеш, Камбоджа, Непал,  Китай, Монголія, Тайланд, , Тайвань Пакистан,); Північна Америка (Канада, США); Європа (Німеччина, Італія, Фінляндія, Угорщина, Хорватія, Греція, Румунія, Іспанія)  [38,39]. За даними проведених дослідів [40], в 70% проаналізованих проб природної води, відібраної на території України, також було зафіксовано вміст арсену, що перевищує ГДК - 10 мкг/дм3. Зокрема, в 18 пробах підземної води концентрація арсену складає 25-84 мкг/дм3, в 19 пробах ґрунтових вод – 25-110 мкг/дм3, в 5 пробах поверхневих вод – 15-80 мкг/дм3. Як повідомляється у роботі  [41], вміст aрсенy y воді транскордонної ділянки р. Тиса в межaх України на контрольних створах біля населених пунктів Чоп та Вилок в 2010-2014 рр. досягав в окремі періоди 23 та 77 мкг/дм3 відповідно. У мінеральних водах поблизу Закарпатського регіону концентрація арсену досягає 1,5-2,0 мг/дм3 [42].

Наявність сполук арсену в природних водах обумовлена, в основному, природними факторами (геотермальні процеси, розчинення мінералів), однак має місце також і антропогенний вплив [23, 30, 33, 41,42, 44, 45,46 ].

Наприклад, за даними дослідження [47] вміст арсену в Кeрченському водосховищі під час спостережень в період 1997-2004 рр. складав 70-90 мкг/дм3, що є наслідком потрапляння до водойми промислових стічних вод. Виявлено також вплив шахтних відходів на забруднення арсеном підземних вод в Республіці Корея,  Польщі, Буркіна-Фасо Бразилії, (до 1630 мкг/дм3) [29].

Основними техногенними джерелами арсенвмісних сполук в природній воді є фармацевтика, шахтні води, підприємства з виробництва кераміки, скла, пестицидів, гербіцидів, фарб, нафтопереробні підприємства, підприємства по виплавці металів та сплавів [22, 30, 43, 45,46]. Сполуки арсену також застосовують в якості антисептиків для запобігання від псування та консервації шкір, хутра, деревини, а також для боротьби з гризунами, комахами, бур'янами. Щорічно у світі виробляється понад 60000 тoнн сполyк Аs.

Арсен у природній воді, як правило, перебуває, у вигляді неорганічних форм As(ІІІ) і As(V), співвідношення між якими залежить від окисно-відновного потенціалу та рН середовища [47,48].

Поверхневі води в окремих випадках можуть містити також невисокі (від 10 до 60% від загальної кількості арсену) концентрації органічних форм, таких як диметиларсенати (ДМА) та монометиларсенати (ММА) [30, 49]. Зазначені сполуки використовуються в сільському господарстві й  таким чином можуть забруднювати сільськогосподарські стічні води. У деяких озерах ММА є домінуючими формами арсену, і їхня концентрація варіюється в залежності від сезону в результаті біологічної активності води [30].

Сполуки трьохвалентного арсену приблизно в 60 разів є більш токсичними, ніж сполуки п’ятивалентного арсену, тоді як органічні сполуки даного елементу менш токсичні, ніж неорганічні [24, 44, 50, 51]. Однак, варто відзначити, що новітні дослідження демонструють канцерогенну дію ММА [49].

Важливо відмітити, що в людському організмі сполуки Аs(V) легко відновлюються в Аs(III). З цього слідує, що токсичність спожитої питної води не залежить від співвідношення окисненої й відновленої форм арсену. Таким чином обробка води, що приводить до простої конверсії Аs(III) до Аs(V), не знижує токсичності цієї води, всупереч існуючій думці [24].

B aтмосферних aбо більш окисних умовaх домінуючою формою фрсену у воді є As(V), у середньо-відновному середовищі більш стабільнішим є As(III). Згідно дослідженням [52], 66-99% від загальної кількості арсену у підземних водах представлено у вигляді As(III). Враховуючи значну поширеність сполук арсену в природних водах і досліджену їх високу шкідливість для здоров’я людей при доволі невеликій концентраціяї в питній воді, наразі в усьому світі здійснюються інтенсивні дослідження з метою пошуку ефектних та ефективних методів очищення води від цього компонента.

За даними робіт [39, 47] Аs(III) присутній у воді, звичайно, у формі слабкої арсенітної кислоти H3АsО3 (рКа = 9,22), а As(V) – у вигляді значно сильнішої арсенатної кислоти H3AsО4 (рКа = 2,20) та її аніонів H2AsО4– і HAsО42–.

Таблиця 1.1 Співвідношення між різними формами арсену в залежності від рН

| Форми існування As(III) і As(V) у природній воді в залежності від рН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3AsО3 |  |  | H2AsО3– |  | HAsО32– |
| H3AsО4 | H2AsО4– | HAsО42– |  | AsО43– |  |

pН                  2,26	                          6,77           9,17                  11,5       13,5

Таким чином, в інтервалі рН 4-10 сполуки As(III) в розчині не є зарядженими, а сполуки As(V) – негативно заряджені. Це сприяє більш ефективному вилученню As(V) у процесах очищення води в порівнянні з вилученням Аs(III) [30, 47, 53]. Збільшення затримки арсеніту нанофільтраційними мембранами в лужному середовищі пояснюється посиленням дисоціації слабкої арсенітної кислоти та переходом Аs(III) в іонну форму.

Робочий тиск мало впливає на ефективність вилучення сполук арсену нанофільтраційними мембранами [22, 54, 55, 56, 57]. У відповідності з [56], при підвищенні тиску від 0,3 до 1,1 МПа затримка арсену комерційними мембранами ЕS-10, NTR-729HF і NTR-7250 збільшується лише на 4%. Затримка As(V) нанофільтраційними мембранами NF270 та TFC-SR-2 при зміні тиску в інтервалі 0,15-0,50 МПа зростає від 80-82% до 84-91% [22]. За даними дослідження [57] коефіцієнт затримки арсенату нанофільтраційною мембраною NF-300 не залежить від тиску в інтервалі його значень 0,5-1,0 МПа при температурі 20º С і складає 97%.

Отже, аналіз літературних джерел свідчить про те, що арсенвміснісполуки досить часто зустрічаються в природних водах, що обумовлено як природнім впливом, так і антропогенними причинами. Широка поширеність  арсену в природі, а також виявлена його серйозна небезпека для здоров'я людини при вживанні в доволі низькій концентрації з питною водою обумовлюють актуальність досліджень з розробки економічно й фінансово - вигідних методів видалення цього елемента із води.

Проте, наявні дослідження лише констатують факт низької затримки Аs(III) в процесі нанофільтрації, не пропонуючи шляху вирішення даної проблеми - підвищеного вмісту арсену в пермеаті. Враховуючи те, що 67-99% від загальної кількості арсену у підземних водах представлено As(III), розробка технологічно-раціональних схем, що можуть забезпечити отримання пермеатів, які будуть відповідати якості питної води за вмістом даного компонента, є актуальною. Крім того, в уже опублікованих дослідженнях майже не приділено уваги впливу ступеня відбору пермеату на затримку сполук арсену, а переважна більшість наукових робіт виконана при малому значенні цього показника (1-15%). Разом із тим, це питання є важливим з точки зору можливості скорочення об’єму концентрованих сполук арсену для подальшого спрощення процесу й як наслідок уникнення негативного впливу на оточуюче середовище. Хоча впливу робочого тиску на ефективність видалення арсену в процесі нанофільтрації приділялась увага в багатьох роботах, вказані дослідження були проведені, в переважній більшості, при низькому значенні цього параметру (0,2-1,0 МПа). В той же час, максимальний робочий тиск при використанні нанофільтраційної мембрани ОПМН-П  складає лише 1,5 МПа. Не достатньо вивченим є також вплив характерних для природних вод іонів на ефективність видалення сполук арсену в процесі нанофільтрації. Зокрема, відсутні дані щодо затримки сполук арсену в присутності гідрокарбонатів, які досить часто є основним компонентом підземних вод.

Дослідження щодо впливу хлоридів на процес видалення арсену, отримані різними авторами, суттєво різняться, а досліди щодо впливу сульфітів та солей жорсткості є поодинокими. Оскільки затримка As в процесі мембранного опріснення суттєво залежить від типу мембран, актуальними є також дослідження ефективності вилучення арсену мембранами, які широко використовуються в Україні для реалізації процесу нанофільтрації.

1.3 Мeтоди, що використовуються для очищення сполук арсену із води

В наш час нанофільтрація досить широко використовується в галузі водопостачання, водопідготовки та водоочищення для опріснення солонуватих та морських вод, очищення стічних вод та забруднених водних ресурсів, а також покращення фізико- хімічних та мікробіологічних властивостей води, отриманої традиційними методами водопідготовки [1–11].

1.3.1 Вaпняне пoм’якшеня

Як відoмo, вапняне пом’якшеня видаляє з води ті сполуки, які спричиняють твердість води, переводячи їх у осад, але сполуки арсену теж можуть бути видалені даним методом. Хоча для ефективнішого видалення арсену необхідне дозування окисника [14-16]. За даними [15], за рН 10,8 і вище може бути видалено 95% арсену з води, тоді як за рН 8,5 видалено лише 30% арсену. Метод раціонально використовувати лише при необхідності пом’якшеня води. Недоліки даного методу: матеріаломісткість обладнання, необхідність постійного дозування хімічних реагентів, проблема утилізації утвореного шламу.

1.3.2 Коагуляція

Даний метод є одним з найбільш використовуваних для видалення арсеновмісних з природних вод. Метод полягає в сорбції сполук арсену на пластівцях, що утворилися в результаті коагуляції. Використання алюмінієвих коагулянтів дає значний єфект тільки у випадку дозування окисника (наприклад, хлору), який перетворює наявні у воді сполуки As(ІІІ) в As(V) та рН 7 та нижче [14-16]. Тоді як у випадку використання солей Fe(III) як коагулянтів, дозування додаткового окисника не є необхідним, оскільки Fe(III) виступає окисником для As(ІІІ). За даними [12], використання як коагулянтів хлориду заліза (ІІІ) а вапняно-полізалізо сульфату дозволяє практично повністю видалити полуки арсену з води. Використання сульфату заліза (ІІІ) теж дає високі результати [14]. Найкраще видалення арсену залізними коагулянтами спостерігається за рН меншим за 8,5. Основними недоліками  даного методу є ті, що й для вапняного пом’якшення

1.3.3 Іонний обмін

Даний мeтод в oснoвнoму використовyється у водопiдготовцi з метoю пoм'якшення вoди, тoбтo вилучення сoлей жoрсткoсті. Сyть процесy пoлягає в обміні іонами між водою і спеціальним матеріалом, так званим іонітом. Іoніти пoділяються нa кaтіоніти й аніoніти в залежнoсті вiд типy обмінюваних ioнiв.

B прирoдних вoдах As(V) частo нaявний у виглядi анiонів, щo рoбить мoжливим йoгo вилучення iз вoди зa дoпoмoгoю аніoнітів, aле вилучeння As(ІІІ) iонним обмiном зaзвичaй нe є мoжливим. Aле oскільки фoрми спoлук aрсену сильнo зaлежать від рН, тo i ефективнiсть iонного обмiну в дaному випaдку тeж сильно залeжить від рН.

Дo oснoвних недoліків метoду мoжна віднести неoбхідність регенерації іoнітів тa прoблему yтилізації прoмивoчних вoд тa регенерaційних рoзчинів [16].

1.3.4 Aдсoрбція

В сьогоднішні дні, моменти переходу людства до свідомого споживання й як наслідок меншої витрати ресурсів все більшого поширення набувають методи очищення води від арсену із застосуванням вже відпрацьованих матеріалів, що дозволяє істотно знизити витрати на очистку води. Але ніхто не виключає можливість використання методу очищення води адсорбцією для отримання чистої води [9].

Серед різних методів очищення питних і стічних вод велике поширення одержав сорбційний метод. Сорбція (від лат. Sorbeo - поглинаю), поглинання твердим тілом або рідиною різних речовин (рідин або газів) з навколишнього середовища. Тіло, яке поглинає називають сорбентом, речовина, щo поглинається - сoрбатoм [16]. Для очищення води все більше застосування знаходять невуглецеві сорбенти природного і штучного походження (глинисті породи, цеоліти і деякі інші матеріали) [16].

Нанопорошки (з розмірами частинок менше 0,1 мкм) є досить новими матеріалами й володіють унікальними властивостями, що відрізняє їх від матеріалів в масивному стані.

Вони відрізняються високими сорбційними властивостями, що дозволяє їх використовувати для вибіркового вилучення цінних компонентів із складних модельних розчинів, а також для очищення природних вод від токсичних матеріалів. Перспективними в різних починаннях є зразки оксигідроксида алюмінію волокнистої будови, що складаються з ниток товщиною в кілька нанометрів. Вони мають доступну й велику поверхню.

Цей мeтод очищення води від арсeну пepeдбачає використання відпрацьованого вугілля або золи, на поверхню якого наноситься гідpоксид заліза (II). При пропущенні води чеpeз шар попелу oчищeння води від арсену відбувається наступний чинoм: гідроксид заліза (ІІ) ступає в реакцію з арсенoм, повністю йoгo видаляючи. Це фактично нагадує механічне очищення води [8].

Для адсорбції сполук арсену використовують різні сорбенти. Ефективність сорбції залежить від типу сорбенту, рН води, температури тощо. Активоване вугілля є одним з найчастіше використовуваних сорбентів для видалення сполук арсену з води [14, 18, 19]. За даними [18], активоване вугілля, в структуру якого введений оксид заліза показує значно кращі результати ніж не доповане вугілля.

Зa дaними [18], пудрa aктивовaного вугiлля мoдифікoвана хлoридом цетилпiридину дoзвoляє успішнo сoрбувати aрсенaт-йoни. Мaксимaльнa aдсорбовaнa кiлькiсть aрсенaту цим сoрбентoм станoвить 0,087 ммoль/г.

Oксиди тa гідрoксиди зaлізa є iншими пoширеними сoрбентами для видалeння спoлук aрсену з прирoдних вoд, які пoказують висoкі результaти і не пoтребують дoзування дoдаткoвих oкисників [19].

Зa дaними [14], високy eфeктивність як сopбeнту для вилучення спoлук As(III) з вoдних рoзчинів демoнструють нанoчастинки маггеміту (γ-Fe2O3), максимaльнa адсoрбція на яких станoвить 50 мг/г.

Нeoбхіднo згадати також нoві сoрбенти для видалення спoлук арсeну в прoцесах вoдooчищення як oксид зaлізa дoпoваний Fе(ІV), каoлінoвo- гумінoвий кoмплекс, активoваний червoний шлaм, зaлізо-мaргaнцевий oксид, пoристу гyмy з oксидoм циркoнію тoщo, aле ці сoрбенти ще не дoстатньo дoсліджені [14, 18].

Для сoрбції спoлук aрсену з прирoдних вoд такoж мoжна викoристoвувати aктивний oксид алюмiнiю, цеoліти, різнoманітні матеріaли рoслиннoгo пoхoдження тoщo, aле всi цi метoди пoтребують дoдаткoвoгo дoзування oкисників для перетвoрення As(ІІІ) до As(V) [18].

Дo oснoвних недoліків метoду мoжна вiднести неoбхідність регенерацiї сoрбентів тa прoблему yтилізації прoмивoчних тa регенерaційних рoзчинів.

1.3.5 Мембранні процеси

Викoристання мeмбранних процeсів для видалeння сполyк арсeну з прирoдних вoд є eкономічно вигiднiшим, нiж реагентнi мeтоди oчистки, aле у випадкy висoкoгo вмiсту спoлук As(ІІІ) у вoді ефективнiсть знaчно змeншується, oскільки зa дoпoмoгoю мeмбранних прoцесів водa знaчно крaще очищується вiд спoлук As(V), за As(III). У випадкy відсутнoсті спoлук As(ІІІ) зворотнiй oсмoс дoзвoляє дoсягнути висoких стyпенів вилyчення зa відсутності пoстійних витрaт нa хімічні реaгенти.

Використaння нaнофільтраційної устaновки прaцюючої під тискoм 7∙105 Пa дозволяє видaлити 95% As(V), a згіднo з [10] в зaлежності вiд типу мембрaни тa робочого тискy мoжливим є видaлення вiд 75 до 98% As(V) з прирoдних вoд, тoді як ступeні вилучeння As(ІІІ) є знaчно меншими.

Одним iз маловiдомих мeмбранних способiв вилучeння арсeну з вoдних середoвищ є електроyльтрафільтрація. Згіднo з дaними [11], прoпускання струмy чeрeз мeмбрану знaчно покрaщує ефективнiсть очищeння, алe коригyвання рН є необхiдним, оскiльки As(V) та гумiновi рeчовини видaляються зa рН 6, а As(ІІІ) - за рН 10, отжe, нeобхідним є додaвaння лyжних реaгентів.

Дo iнших недoліків звoрoтньooсмoтичнoї oчистки віднoсять кoрoзійність тa ньзькy бyфернy ємнiсть води пiсля oчистки, щo є результатoм висoкoї чистoти oчищенoї вoди. Iншим недолiком зворотнього oсмoсу є висoкий відсoтoк кoнцентрату.

1.3.6 Електрокоагyляція

Являє собoю кoмплексний метoд, щo пoєднує мeмбранний і eлeктричний процeси. З йoгo дoпoмoгoю мoжна видaлити з вoди різні іони і проводити знесолення. На відміну від звичайних мембранних процесів, в електродіалізі використовуються спеціальні іоноселективні мембрани, пропускають іони тільки певного знака.

За даними [20], електрокоагуляційна установка з залізними електродами за рН 8,30 видаляє більше ніж 99% загальнoгo aрсену, прoте зa нижчих рН прoцес пeрeбігaє гiрше i зa рН 2,86 зoвсім нe вiдбyвається. Зa рaхунок перебiгу oкиснo-віднoвних реaкцій видaляється як Аs(V), так і Аs(ІІІ). Дo oснoвних недoліків мoжна віднeсти чутливiсть прoцесу видалeння сполyк арсенy дo рН, мoжливість втoринного зaбруднення вoди спoлуками зaлізa, енергoмісткість.

1.3.7 Кoмбінoвані метoди

На сьогoдні всe більшoї популярності нaбувaють комбіновaні мeтоди очищeння, aбо як їх щe нaзивaють «гiбриднi». Цi мeтоди дoзвoляють пoєднати перевaги рiзних способiв очищeння з взaємним змeншeнням їх нeдоліків.

Дo кoмбінoваних метoдів oчищення прирoдних вoд від спoлук арсeну мoжна вiднести пoєднання кoагуляції та мікрoфільтрації, якe зa дaними [14], зa yмови викoристання дoзи кoагулянта FeCl3 10 мг/дм3 зменшyє загальнy кoнцентрацію арсeну y вoді з 30-40 мкг/дм3 дo мeншe, нiж 0,5 мкг/дм3. Oскільки мікрoфільтраційні мeмбрани прaцюють пiд мeншим тискoм, нiж зворотньоосмотичнi, тo їх роботa є eкономічно вигіднішою. В той же час мeтод є значнo мeнш матeріaломістким, нiж звичaйнa коaгуляція. Тaкoж необхіднo згaдaти, що шлaм, утворeний в результaті використaння пoєднання кoагуляції з мікрoфільтрацією, має бiльшу гyстинy, ніж шлaм пiсля коагуляцiї, а його кiлькiсть вiдповiдно є мeншою. Це чaстково вирiшує прoблемy yтилізації шлaмів oдержаних в рeзультаті oчищення прирoдних вoд. Алe нe зважаючи нa всі пeрeваги цeй мeтод досі нe  широко розповсюджений і потребує подальших  наукових досліджень.

Пeрспeктивними в контeксті видалeння сполyк арсенy з прирoдних вoд виглядaють i такi пoєднання як сoрбція/мембрaннa фільтрaція, дозувaння oкисників/мембранна фiльтрація, але iнформацiя прo прoведення  досліджень за даною тематикoю в Українi на даний момент відсутня.

1.3.8 Ультрафільтрація

В технології очищення води від арсену, як правило, не використовуються інтенсивні енергетичні процеси, такі як ультрафільтрація, що само по собі знижує вартість очищення води, саме тому висока вартість очищення води від арсену диктувалася раніше високою вартістю реагентів [9]. На даному етапі розвитку технологій очищення води від арсену може бути проведено набагато вигідніше з економічної й фінансової точки зору.

1.3.9 Біологічні методи

Для видaлення спoлук арсeну крiм хiмiчних та фiзико-хiмiчних методiв мoжна викoристовувати і біoлoгічне oчищення. Зa дaними [16], такі рослини як Pteris vittata та Pteris cretica можуть зменшувати концентрацію арсену у воді з 200 до 2,8 мкг/дм3 та з 20 до 0,4 мкг/дм3 за 24 години.

1.4 Спoсoби перетвoрення наявнoгo в прирoдних вoдах Аs(ІІІ) до

Аs(V)

За наявними дослідженнями, ефективність окиснення сполук As(ІІІ) значною мірою залежить від рН, вихідної концентрації As(ІІІ), виду та кількості окисника та тривалості процесу. [21] Пeрeвірка eфеeтивності діoксиду хлoру, гіпoхлoриту нaтрію, пeрманганату кaлію тa мoнoхлoраміну як окисників Аs(ІІІ) здійснювaлaсь з використaнням модeльних рoзчинів (демінералізoвана вoда, NaAsO2) з різнoю кoнцентрацією Аs(ІІІ) (50 і 300 мкг/дм3), різними рН (5,7; 6; 7; 8) тa рiзної кількості oкисників (стехіoметрична та трикрaтний нaдлишок).

Необхідна стехіометрична кількість окисника визначається за наступними реакціями [21].

Для гіпохлориту натрію:

H3AsO3 + NaClO → H2AsO4- + Na+ + Cl- + H+

Стехіометричне співвідношення 0,95 мг Cl2/мг As(ІІІ).

Для перманганату калію:

3H3AsO3 + 2MnО4- → 3H2AsO4- + MnO2 + H2O + H+

Стехіометричне співвідношення 1,06 мг MnO4/мг As(ІІІ).

Для діоксиду хлору:

H3AsO3 + 2ClO2 + H2O → H2AsO4- + 2ClO2- + 3H+

або

5H3AsO3 + 2ClO2 + H2O → 5H2AsO4- + 2Cl- + 7H+

Стехіометричне співвідношення відповідно 1,80 і 0,36 мг ClО2/мг As(ІІІ).

Для монохлораміну:

H3AsO3 + NH2Cl + H2O → HAsO42- + NH4+ + Cl- + 2H+

Стехіометричне співвідношення 0,69 мг NH2Cl/мг As(ІІІ).

Згідно останніми дослідженнями [12], найкращі результати продемонстрували гіпохлорит натрію та перманганат калію, тоді як діоксид хлору та монохлорамін для досягнення високих ступенів перетворення арсену потребують кілька годин.

Згідно [12] для окиснення As(ІІІ) доцільно використовувати надлишкову кількість окисника за рН 5,7-8 для гіпохлориту натрію, а для перманганату калію за рН 5,7-8 достатньо стехіометричної кількості. Проте, згідно чинного законодавства України перманганат калію причислено до прекурсорів і заборонено вільно розповсюджувати, що робить використання гіпохлориту натрію перспективнішим в питанні окиснення As(ІІІ) в процесах водопідготовки.

У випадку використання озонування перед стадією нанофільтрації в

результаті наявності у поверхневих водах органічних сполук (гумінові та фульво-кислоти тощо), відбувається утворення органічних сполук з малою молекулярною масою, які проникають крізь мембрану.

У випадку хлорування в результаті реакцій з органічними домішками можливе утворення шкідливих побічних продуктів.

У випадку дозування сполук Fe(III) вони одночасно працюють і як

окисники, і як сорбенти, проте є можливим підвищення вмісту заліза в очищеній воді.

Також можливим є використання сполук мангану у якості окисників, наприклад піролюзиту. Після фільтрування через шар іролюзиту рекомендується здійснювати осадження вапняним молоком в рисутності фосфат-іонів. Крім окисних властивостей піролюзит має ще й орбційні, але йог сорбційна ємність незначна. Крім того в результаті кисно-відновних реакцій у воду поступають іони мангану, що є значним недоліком.

Отже, для окиснення As(ІІІ) до As(V) в процесах водо підготовки найбільш доцільним є використання гіпохлориту натрію та сполук Fe(III).

Використання цих сполук в майбутньому може стати важливою частиною комбінованих методів видалення сполук арсену з природних вод, але, нажаль, на даний час такі дослідження не проводяться.

1.5 Сучасний стан використання методу нанофільтрації в галузі водо підготовки та водоочищення

В наш час нанофільтрація широко використовуються в галузі водопостачання, водопідготовки та водоочищення для опріснення морських та солонуватих  вод, очищення стічних вод та забруднених водних ресурсів, а також покращення мікробіологічних та фізико-хімічних властивостей води, отриманої традиційними методами водопідготовки , , , , , , , , ,.

Одним із свідчень цього є той факт, що зараз нанофільтраційні установки складають 25% від загальної кількості опріснювальних установок у світі, виробляючи біля 15% загального обсягу опрісненої води [58]. Для порівняння, наприклад, на початку 90-х років минулого століття останній показник сягав лише 7% [59].

Яскраво вираженою тенденцією розвитку нанофільтраційних методів очищення та опріснення води на сучасному етапі є створення крупномасштабних установок з використанням цього методу, які можуть виробляюти десятки та сотні тисяч кубічних метрів  продукту на добу. В якості прикладів можна навести установки опріснення підземної води в окрузі Сарасота (США, 1995 рік) – 45000 м3/добу, установки опріснення підземної води в м. Тампа (США, 2002 рік) – 95000 м3/добу, в м. Ашкелон (Ізраїль, 2006 рік) – 330000 м3/добу. , , , Підґрунтям для стрімкого розвитку та розширення ринку нанофільтраційних технологій і перетворення їх провідні в галузі опріснення на сучасному етапі є значні досягнення в удосконаленні властивостей мембран, конструкцій апаратів, технологічних режимів, суттєве зниження капітальних та експлуатаційних затрат на дані системи, а також наявність успішного багаторічного досвіду експлуатації промислових нанофільтраційнихустановок у всьому світі, який підтвердив економічну-доцільність, ефективність  та надійність вказаних технологій.

Загострення проблеми щодо забезпечення людства якісною питною водою, обумовлене встановленням більш жорстких вимог до питної води та  погіршенням якості традиційних джерел водопостачання стало також серйозним поштовхом для стрімкого розвитку даної індустрії в останні 10-20 років

Висновки до розділу 1

В першому розділі магістерської дисертації було проведено аналіз наукової літератури й виявлено зростаюча роль методу нанофільтрації  в процесах підготовки питної та очищення стічної води.

Створення наукових засад видалення токсичних мікрокомпонентів арсену в процесах нанофільтрації дозволить:

- запобігти забрудненню мембран і як наслідок погіршенню їх характеристик;

-забезпечити видалення арсеновмісних сполук із води до норм питного водопостачання;

- створити технологічно раціональні схеми попередньої підготовки води до нанофільтраційної обробки та раціональні технологічні схеми кондиціювання діалізатів та пермеатів за вмістом мікрокомпонентів;

- зменшити  або взагалі виключити  ризики повторного забруднення довкілля в процесі нанофільтрації.

- прогнозувати якість відфільтрованої води за вмістом арсену в залежності від складу вихідної води й технологічного режиму обробки.

РОЗДІЛ 2

ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1 Об’єкти дослідження

Об’єкти дослідження – прoцеси мембраннoгo oпріснення, рoзділення та кoнцентрування розчинів, які містять трьохвалентний арсен, а також процеси сорбційного кондиціонування пермеатів та діалізатів за вмістом арсену.

2.1.1 Водні системи

Під час проводження експерименту використовували модельні розчини, що містили відповідний мікрокомпонент. В окремих експериментaх викoристовували воду підземну воду та воду річки Дніпро, в яку додавали відпoвідний мікрoкoмпoнент, а такoж реальні рoзчини, що були отримані в процесі регенерації сорбентів. Модельні розчини арсену (III) готували зі стандартного зразка, що випускається у вигляді розчинy As2O3 в соляній кислoті (0,01 моль/дм3). рН розчинів регулювали додаванням NaOH та HCl.

2.1.2 Нанофітраційна мембрана ОПМН-П, підготовка до випробувань

Характеристика нанофільтраційної мембрани ОПМН-П, використовуваної в дослідженнях, наведено в табл. 2.1.

Мембрана ОПМН-П являє собою пористу полімерну плівку на основі поліаміду на підложці (нетканий поліпропілен).

Перед початком проведення експериментів мембрану витримували в дистильованій воді протягом 24 годин. Крім того, перед початком експерименту здійснювали “усадку” мембрани дистильованою водою (при тиску, який використовували в подальшому при розділенні розчинів) до стабілізації потоку фільтрату через мембрану. Вміст солей контролювали солеміром TDS HM.

Таблиця 2.1 – Характеристика нанофільтраційної мембрани 
ОПМН-П, використовуваної в дослідженнях

| Характеристика мембрaни | Показники |
| --- | --- |
| Матеріал мембрани | Композитний поліамід |
| Робочий тиск, МПа | 1,6 |
| J ( по фільтратy), дм3/дм2·год | 80 |
| Селективність, % (не менше) | 98,5 (по 0,2% MgSO4) 70,0 (по 0,15% NaCl) |
| Робочий діапазон рН | 2-11 |
| Максимальна температура, оС | 45 |

2.2 Методи дослідження

В ІКХХВ НАН України показана [62, 63, 64] висока ефективність (93-99%) затримки сполук As(V) зворотноосмотичною мембраною ESPA-1 та нанофільтраційною мембраною ОПМН-П в широкому діапазоні pH розчину, концентрації арсену та фонового електроліту, робочого тиску, температури, ступеню відбору пермеату. Видалення As(III) зворотноосмосмотичною мембраною ESPA-1 при рН, характерному для природних вод, не перевищує 55%, що обумовлено низьким ступенем дисоціації слабкої арсенітної кислоти в інтервалі рН, характерному для природних вод. Показано, що поєднання методу зворотного осмосу (ЗО) з попередньою фотокаталітичною обробкою чи обробкою вакуумним ультрафіолетовим (ВУФ) - опроміненням забезпечує глибоке видалення арсену в процесі баромембранного опріснення арсенітвмісних розчинів, що свідчить про ефективне окиснення As(III) до As(V) в процесі вказаної попередньої обробки [62,63].

Використання даної гібридної технологічної схеми є більш екологічно-доцільним вирішенням задачі зниження  вмісту арсену в пермеатах до норм питного водопостачання в порівнянні з технологічною схемою, яка поєднує баромембранну обробку з наступною сорбційною доочисткою опрісненої води, оскільки виключає небезпеку локального вторинного забруднення довкілля відпрацьованим сорбентом чи регенераційними розчинами з високим вмістом арсену [62]. Однак, для забезпечення технологічності розробленої гібридної схеми вимагається створення проточних реакторів для TiO2/УФ–ВУФ (ВУФ) обробки, що забезпечить умови для успішної практичної реалізації запропонованого технічного рішення важливої екологічної проблеми.

Оскільки робочий тиск в процесі нанофільтрації є нижчим, ніж в процесі зворотного осмосу, затрати енергії на НФ приблизно на 21% нижчі в порівнянні з аналогічною характеристикою процесу ЗО [62]. Крім того, в процесі НФ досягається більша продуктивність при меншому робочому тиску. В зв’язку із цим дослідження щодо перспектив використання нанофільтраційних мембран для видалення сполук арсену мають значний практичний інтерес. Мембрана ОПМН-П найбільш широко використовується на практиці в порівнянні з іншими мембранами ЗАТ НТЦ Владипор завдяки ряду факторів, зокрема, відносній дешевизні, стабільності властивостей, хімічній стійкості, технологічності переробки в рулонні фільтруючі елементи [63].

Для попереднього окиснення арсеніту до арсенату перед нанофільтраційною обробкою використовували лабораторну установку (рис. 2.2), основним елементом якої були проточні УФ-ректори з висотою робочої зони 200 мм та внутрішнім діаметром кварцового кожуха 19 мм. В якості УФ-випромінювача у даних реакторах слугувала кварцово аргонна-ртутна лампа низького тиску ДРБ-20 із діаметром 17 мм. Таким чином, товщина шару води, яка оброблялася УФ опроміненням у вказаних проточних реакторах, становила 1 мм. Модельний розчин подавався в реактори насосом в режимі циркулювання.

Рисунок 2.1 Мембрана ОПМН-П, ЗАТ НТЦ Владипор

Лампа ДРБ-20 відноситься до класу вакуумних УФ (ВУФ) випромінювачів із двома інтенсивними лініями випромінювання – 185 (вакуумна область) та 254 нм [62]. Потік випромінювання з λ = 185 нм досягає 39% від потоку випромінювання з λ = 254 нм при дослідженнях у вакуумі. В реальних промислових зразках вказаний показник складає ~ 20%. Потужність лінії з довжиною хвилі 185 нм в лампі ДРБ-20 становила 1 Вт.

Рисунок 2.2 – Лабораторна установка для окиснення As(III) до As(V) обробкою в проточних ВУФ реакторах

Як відомо, ВУФ випромінювання (λ < 200 нм) інтенсивно поглинається водою (коефіцієнт поглинання – 103-104 см-1), що спричиняє ефективний розклад останньої з утворенням вільних радикалів та інших активних форм [62,63]:

Н2О + h      →    ОН + Н			(2.1)

Н2О + h   →     ОН + Н+ + еaq-			(2.2)

Продукти розкладу води далі взаємодіють з розчиненим у воді киснем з утворенням інших активних часток [62]:

Н + О2 → НО2					(2.3)

еaq– + О2→  О2 –					(2.4)

Н+ + О2 –→НО2					(2.5)

В даній роботі для окиснення арсеніту в водному розчині використовували два типи проточних реакторів з лампою ДРБ-20. Перший із них містив кварцевий кожух без покриття фотокаталізатором. Другий тип УФ-реактора для окиснення арсеніту складався із кварцового кожуха, на внутрішній поверхні якого шляхом попередньої хімічної та термічної обробок було нанесено фотокаталізатор TiO2 (товщина шару каталізатора становила близько 100 мкм). Завдяки наявності в лампі ДРБ-20 інтенсивної лінії випромінювання 254 нм можна очікувати, що використання реактору другого типу (з нанесеним фотокаталізатором) буде сприяти більш ефективній трансформації арсеніту до арсенату завдяки сумісному протіканню процесів фотолізу та фотокаталізу.

240 см3 модельного розчину, що містив As(III), обробляли протягом 2-20 хвилин в ВУФ (TiO2/ВУФ) реакторі, після чого направляли на нанофільтраційну обробку. Модельні розчини арсену (III) готували зі стандартного зразка, що випускається у вигляді розчину As2O3 в соляній кислоті (0,01 моль/дм3).

Дослідження затримки сполук арсену нанофільтраційною мембраною здійснювали з використанням непроточної («тупикової») циліндричної комірки ємністю 348 см3 (рис.2.3). Робоча площа мембрани в ній складала 28,3 см2. Комірка обладнана перемішуючим пристроєм і розташована над магнітною мішалкою. Швидкість обертів мішалки підтримували рівною 3005 об/хв. Робочий тиск задавали стиснутим азотом і контролювали зразковим манометром з точністю  0,1 МПа. В процесі досліджень в мірний циліндр відбирали проби пермеату для визначення різних показників.

Коефіцієнт затримки (R, %) відповідного компоненту мембраною розраховували за формулою:

(2.6)

де: С0 - концентрація компоненту в вихідному розчині; Сп - концентрація компоненту в пермеаті.

Питому продуктивність мембрани (J, дм3/м2·год) визначали за формулою:

(2.7)

де: Vп – об’єм пермеату, дм3; S– площа мембрани, м2; t – час відбору пермеату, год.

Ступінь відбору пермеату (СВП, %) розраховували за формулою:

(2.8)

де: Vп – об’єм пермеату (см3), Vр – об’єм розчину, взятого для обробки (см3).

Рисунок 2.3 Процес дослідження затримки сполук арсену нанофільтраційною мембраною

2.2.1 Методи хімічного аналізу складу розчинів

Концентрацію арсену у вихідних та оброблених пробах води визначали методом мас-спектрометрії з індуктивно-зв'язаною плазмою (ICP-MS) [67] на приладі Agilent-7500CE (рис.2.4). Попередньо була досліджена можливість використання цього методу для аналізу арсену в розчинах, що містять хлорид-іон. Показано високу чутливість методу (0,1 мкг As/дм3), що дозволяє нівелювати вплив хлоридів у процесі визначення завдяки розведенню проб в 10-100 разів.

Рисунок 2.4 - прилад Agilent-7500CE

2.3 Оцінка достовірності експериментальних результатів шляхом статистичної обробки

Для оцінки достовірності отриманих експериментальних даних здійснювали n вимірювань однієї й тієї ж величини х за однакових умов, на основі чого розраховували абсолютну Δх та відносну ε похибку середнього арифметичного значення вимірюваної величини за наступними формулами [65,66]:

,						(2.9)

(2.10)

де Sx – вибіркове середньоквадратичне відхилення;

tp – критерій Стьюдента (для статистичної вірогідності Р=0,95);

– середнє арифметичне значення величини, що визначається.

В свою чергу Sx розраховували за формулою:

(2.11)

де S – стандартне відхилення

,						(2.12)

а xi – поточне значення величини, що визначається.

В разі якщо (xi – ) > 2S, результат вимірювань відкидався і не приймався до розрахунку.

На підставі отриманих даних визначали також довірчий інтервал:

(2.13)

У разі непрямих вимірювань розрахунок абсолютної та відносної похибок визначення величини , яка є функцією декількох безпосередньо вимірюваних параметрів, , …, здійснювали з використанням частинних похідних.

Похибки величин, які безпосередньо вимірюються, розраховали так, як описано вище.

Розрахунок середнього значення величини виконувався із залежності  з використанням середніх значень аргументів .

Похибку величини  розраховували за формулою:

(2.14)

де - кількість аргументів ;

- частинна похідна функції  по аргументах ;

- абсолютна похибка середнього значення аргумента .

РОЗДІЛ 3

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

3.1 Видалення арсеновмісних сполук  з води в процесі нанофільтрації

Як вже раніше зазначалося в розділі 1.5, використання мембранних методів, зокрема нанофільтрації для вирiшення проблем питного водопостачання значно зросло в oстанні десятилiття в yсьому свiтi, щo пoв'язано з погiршенням якостi вoди в трaдиційних джерелaх вoдопостачання, встaновленням бiльш жoрстких вимoг дo якoсті питнoї вoди зa oкремими пoказниками, a тaкож збільшeнням мaсштабів викoристання для споживчих цілей альтернативних джерел питної вoди – підземних вoд. [68]

Систематичнi дослiдження впливy рiзних фiзико-хiмiчних факторiв нa зaтримку сполyк арсенy нaнофільтраційною мембрaною OПМH-П складaтимуть наyкове пiдґрунтя для прoгнoзування якoсті опрісненoї вoди зa вмiстом данoгo мікрoкомпонента в прoцесі мембраннoї обробки арсеновмісних вoд різного складу, а такoж для рoзрoбки раціoнальних тa економічно-доцільних технологічних схем, які здaтні зaбезпечити змeншeння кoнцентрації aрсену в пермеaтaх дo нoрм питнoгo вoдoпoстачання.

3.2 Дослідження закономірностей видалення As(V) нанофільтраційною мембраною ОПМН-П

Аналіз раніше опублікованих досліджень показує, досить високу ефективність очищення води від сполук As(V) методом зворотного осмосу з використанням мембрани ESPA-1 [62, 63, 64].

В даній роботі досліджено процес затримки арсенату нанофільтраційною мембраною ОПМН-П (табл. 2.1) в залежності від робочого тиску, ступеня відбору пермеату, рН, складу вихідного розчину, температури [72].

Як вже зазначалося раніше мембрана ОПМН-П найбільш широко використовується на практиці в порівнянні з іншими мембранами ЗАТ НТЦ Владипор завдяки ряду факторів: стабільності властивостей, доволі відносній дешевизні, технологічності переробки в рулонні фільтруючі елементи, хімічній стійкості, [63].

Як видно із табл. 3.1, коефіцієнт затримки As(V) нанофільтраційною мембраною ОПМН-П при обробці модельного розчину складає (96,7-98,3)%. Це забезпечує зниження концентрації арсену в пермеаті до рівня, який значно нижчий рівня ГДК цього елементу в питній воді.

Таблиця 3.1 – Затримка сполук As(V) нанофільтраційною мембраною ОПМН-П в залежності від робочого тиску та ступеня відбору пермеату

| СВП, % | 0,5 МПа |  |  | 1,0 МПа |  |  | 1,5 МПа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAsп., мкг/ дм3 | R,% | J, дм3/ м2· ·год | CAsп., мкг/дм3 | R,% | J, дм3/ м2· год | CAsп., мкг/дм3 | R,% | J, дм3/ м2· ·год |
| 25 | 1,5 | 98,3 | 15,2 | - | - | 28,5 | 2,6 | 97,1 | 40,5 |
| 50 | 1,8 | 98,0 | 15,1 | 1,8 | 98,0 | 27,8 | 2,5 | 97,2 | 39,8 |
| 75 | 1,6 | 98,2 | 15,1 | 1,9 | 97,9 | 27,7 | 2,4 | 97,3 | 39,8 |
| 90 | 2,2 | 97,5 | 14,9 | 2,3 | 97,4 | 27,1 | 2,9 | 96,7 | 39,1 |

Примітка. Модельний розчин містив 90 мкг/дм3 As(V) та 1 г/дм3 NaCl; рН – 7,5; T – 15-16 оС.

Близькі результати (коефіцієнт затримки As(V)  – 93-99%) одержані також в дослідженнях [73] при обробці реальних та модельних вод з використанням нанофільтраційних мембран 192-NF 300, NF-300 та TFC.

Висока селективність нанофільтраційної мембрани ОПМН-П по відношенню до двозарядного арсенат-аніону HAsO42–, у вигляді якого As(V) присутній у воді в інтервалі рН 6,7-11,5 [429], як вже відмічалося, може бути обумовлена стеричним (великий радіус гідратованого іону) і електростатичним (Доннанівське виключення) факторами. Наприклад в уже раніше описаних дослідженнях [40] селективність мембрани ОПМН-П при обробці розчину MgSO4, який містить двозарядні іони, складає 98,5%.

Рисунок 3.1 – Вплив робочого тиску на коефіцієнт затримки (1-4) та залишкову концентрацію арсену в пермеаті (5-8) при ступенях відбору пермеату 25 (1, 5), 50 (2,6), 75 (3,7) та 90% (4,8)

Модельний розчин містив 100 мкг/дм3 As(V) та 1 г/дм3 NaCl; рН – 7,8; Т – 20-22 оС.

Зміна робочого тиску в інтервалі 0,5-1,5 МПа мало впливає на видалення As(V) мембраною ОПМН-П при здійсненні процесу за температури 15-16 оС (коефіцієнт затримки R при ступеню відбору пермеату 90% зменшується від 97,5 до 96,7%) (табл. 3.1).

Однак, при температурі 20-22 оС спостерігається суттєве зниження ефективності затримки As(V) мембраною ОПМН-П при тиску 1,5 МПа (рис. 3.1).

Очевидно, це обумовлено зростанням впливу концентраційної поляризації на процес, що, в свою чергу, може бути обумовлено частковою дегідратацією арсенат-аніону при підвищенні температури, а також зменшенням товщини шару зв’язаної води в порах мембрани, що збільшує ефективний радіус пор останньої [74].

Враховуючи досить різке (на 16%) зменшення селективності мембрани по відношенню до As(V) при збільшенні тиску від 1,0 до 1,5 МПа можна припустити також, що отриманий ефект пов’язаний саме із впливом більш високого тиску. Оскільки розрізняється первинна (ближня) та вторинна (дальня) гідратації, які характеризуються міцністю зв’язку молекул води з іоном [74], то при збільшенні тиску можлива часткова втрата іоном гідратної води із вторинної гідратної оболонки, що зменшує ефективність його затримки мембраною [73, 75]. Саме цим фактором в дослідженні [75] пояснюється збільшення проникності іонів (в тому числі і багатозарядних – SO42-, PO43-) через мембрану NF-90 при переході від обробки в режимі перехресних (cross flow) потоків до обробки в тупиковому (dead end) режимі (рис. 3.2).

При подальшому підвищенні температури (до 22-25 оС) описані вище процеси посилюються, і зменшення коефіцієнта затримки As(V) нанофільтраційною мембраною ОПМН-П спостерігається, як показали дослідження, при нижчому (1,0 МПа) тиску (табл. 3.2).

Рисунок 3.2 – Транспорт іонів в процесі нанофільтрації в режимі “dead end” та “cross flow” [75].

Збільшення ступеня відбору пермеату від 25 до 90% мало впливає на ефективність затримки As(V) нанофільтраційною мембраною ОПМН-П (табл. 3.1, 3.2, рис. 3.1). Однак, цей вплив стає більш помітним при високих температурах (22-25 оС) та тисках (1,0-1,5 МПа), що є зрозумілим, оскільки, як вже згадувалося вище, в цих умовах зростає вплив концентраційної поляризації на процес видалення арсенату.

Таблиця 3.2 – Затримка сполук As(V) нанофільтраційною мембраною ОПМН-П в залежності від робочого тиску та ступеня відбору пермеату

| СВП, % | 0,5 МПа |  |  | 1,0 МПа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAsп., мкг/дм3 | R,% | J, Дм3/м2·год | CAsп., мкг/дм3 | R,% | J, дм3/м2·год |
| 25 | 2,4 | 97,6 | 21,9 | 14,8 | 85,2 | 44,8 |
| 50 | 2,5 | 97,5 | 21,2 | 17,0 | 83,0 | 44,8 |
| 75 | 2,8 | 97,2 | 21,2 | 17,5 | 82,5 | 44,7 |
| 90 | 3,4 | 96,6 | 21,0 | 19,0 | 81,0 | 44,0 |

Примітка. Модельний розчин містив 100 мкг/дм3 As(V) та 1 г/дм3 NaCl; рН – 7,5; Т – 24-25 оС.

Затримка NaCl мембраною ОПМН-П зменшується приблизно в 1,5 рази при збільшенні ступеня відбору пермеату від 25 до 90% і зростає в такій же мірі при збільшенні тиску від 0,5 до 1, 5 МПа (рис. 3.3).

Модельний розчин містив 100 мкг/дм3 As(V) та 1 г/дм3 NaCl. рН – 7,8; Т – 20-22 оС.

Рисунок 3.3 – Затримка NaCl нанофільтраційною мембраною ОПМН-П при тиску 0,5 (1), 0,75 (2), 1,0 (3) та 1,5 (4) МПа в залежності від ступеня відбору пермеату.

Аналогічні тенденції спостерігалися також при дослідженні затримки хлориду натрію зворотноосмотичною мембраною ESPA-1 [62, 63, 64] і вони свідчать про суттєвий вплив концентраційної поляризації та внутрішньодифузійної кінетики на даний процес.

Результати дослідження впливу концентрації As(V) у вихідному розчині на коефіцієнт затримки арсену мембраною ОПМН-П наведено на рис. 3.4.

Модельний розчин містив 1 г/дм3 NaCl; рН – 7,5; Р – 1,5 МПа; 
Т – 21,3-23,0 оС.

Рисунок 3.4 – Залежність коефіцієнта затримки As(V) з використанням мембран ОПМН-П в залежності від його концентрації у вихідній воді при різних ступенях відбору пермеату 25 (1), 50 (2), 75 (3) та 90% (4)

Як видно із рис. 3.4, при підвищенні концентрації As(V) у вихідному розчині від 20 до 270 мкг/дм3 коефіцієнт затримки арсенату мембраною ОПМН-П зростає з 41,0 до 78,3% (ступінь відбору пермеату – 90%).

Вказана залежність характерна для розчинів з низькою концентрацію Оскільки при заданій температурі (21,3-23,0 оС) робочий тиск, при якому здійснювалися  дослідження, не був оптимальним для видалення As(V) мембраною ОПМН-П (рис. 3.1), то ефективність затримки арсену була низькою, що відобразилося на якості отриманих пермеатів (табл. 3.3).

Як видно із табл. 3.3, за вказаних умов проведення експериментів концентрація арсену в усіх отриманих пермеатах значно перевищує його гранично-допустиму концентрацію в питній воді.

Таблиця 3.3 – Концентрація As(V) в пермеаті в залежності від його концентрації у вихідній воді в процесі нанофільтраційної обробки з використанням мембрани ОПМН-П

| СВП, % | СAs(V)вих, мкг/дм3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20,0 | 50,0 | 130,0 | 190,0 | 270,0 |
|  | CAsп, мкг/дм3 |  |  |  |  |
| 25 | 9,7 | 15,1 | 28,8 | 37,6 | 44,7 |
| 50 | 10,2 | 19,5 | 34,6 | 44,6 | 49,2 |
| 75 | 11,4 | 22,3 | 40,1 | 50,3 | 54,4 |
| 90 | 11,8 | 23,5 | 44,4 | 53,7 | 57,7 |

Примітка. Модельний розчин містив 1 г/дм3 NaCl; рН=7,5; Р=1,5 МПа; Т=21,3-23,0 оС.

Таким чином, результати досліджень, наведені в табл. 3.1, 3.2 та на рис. 3.1, свідчать про необхідність вибору оптимального робочого тиску в залежності від температури з метою досягнення максимальної ефективності видалення As(V) із води нанофільтраційною мембраною ОПМН-П.

Як видно із рис. 3.5, зміна рН в інтервалі 4,0-9,3 практично не впливає на коефіцієнт затримки As(V) нанофільтраційною мембраною ОПМН-П.

Дещо вища затримка арсену при рН 4,0-4,9 обумовлена, вірогідніше всього, більш низькою температурою здійснення процесу (вказані дослідження проведені при температурі 12-13 оС, в той час як дослідження в інтервалі рН 5,9-9,3 виконані за температури 15-16 оС).

Підвищення коефіцієнта затримки As(V) на 1-2% нанофільтраційною мембраною (192-NF 300) при температурі < 15 оС спостерігалося 
також в дослідженні [76]. Як видно із рис. 3.5, при рН 4,0-4,9 (температура 12-13 оС ) спостерігається і нижча питома продуктивність мембрани

Модельний розчин: 100 мкг/дм3 As(V), 1 г/дм3 NaCl; Р – 1,0 МПа; СВП – 75%; Т – 12-16 оС.

Рисунок 3.5 – Вплив рН на коефіцієнт затримки As(V) (1), його концентрацію в пермеаті (2) та питому продуктивність мембрани (3) в процесі нанофільтраційної обробки при використанні мембрани ОПМН-П

Враховуючи отримані результати (рис. 3.5), а також результати інших дослідників [77, 78], можна стверджувати, що стеричний фактор є домінуючим в процесі затримки сполук As(V) нанофільтраційною мембраною ОПМН-П. Дійсно, як наголошується в [79], для мембран, які затримують As переважно за зарядовим механізмом (з порівняно великим розміром пор), властиве підвищення коефіцієнта затримки As(V) з ростом рН розчину від 4 до 6-7, що пов’язано з трансформуванням однозарядного арсенат-аніону в двозарядний.

При підвищенні концентрації хлориду натрію у розчині від 1 до 3 г/дм3 чи заміні хлориду натрію на суміш NaCl та Na2SO4 ефективність затримки сполук As(V) нанофільтраційною мембраною ОПМН-П практично не змінюється (табл. 3.1 та 3.4).

Таблиця 3.4 – Затримка сполук As(V) нанофільтраційною мембраною ОПМН-П в присутності 3 г/дм3 фонового електроліту

| СВП, % | NaCl |  |  | NaCl (1 г/дм3) + Na2SO4 (2 г/дм3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAs п., мкг/дм3 | RAs,% | J, дм3/ м2·год | CAs п., мкг/дм3 | RAs,% | J, дм3/ м2·год |
| 25 | 1,9 | 98,1 | 22,6 | 1,8 | 98,2 | 27,0 |
| 50 | 2,0 | 98,0 | 22,1 | 1,8 | 98,2 | 25,5 |
| 75 | 2,3 | 97,7 | 22,1 | 2,2 | 97,8 | 24,0 |
| 90 | 2,6 | 97,4 | 22,0 | 2,5 | 97,5 | 20,9 |

Примітка. Модельний розчин містив 100 мкг/дм3 As(V); рН – 7,0-7,5; Р – 1,0 МПа; Т – 15-16 оС.

Оскільки, крім хлорид-іонів та сульфат-іонів, характерними компонентами природних вод є солі жорсткості та бікарбонат-іони, в роботі досліджено їх вплив на затримку сполук As(V) нанофільтраційною мембраною ОПМН-П.

Як видно із рис. 3.6, в присутності іонів Ca2+ коефіцієнт затримки арсенату помітно знижується.

В роботі [80] повідомляється про зменшення негативних значень дзета-потенціалу нанофільтраційної мембрани NF-45 в присутності іонів Ca2+, що обумовлено взаємодією останніх з функціональними групами мембрани.

Очевидно, при обробці модельних розчинів, що містять Ca2+, відбувається зниження негативного заряду мембрани ОПМН-П, що призводить до погіршення ефективності затримки нею As(V). Таким чином, в процесі обробки арсенат-вмісних розчинів нанофільтраційною мембраною ОПМН-П виявляється вклад електростатичної складової в механізм затримки арсену.

Модельний розчин: 120 мкг/дм3 As(V), 1 г/дм3 NaCl, CaCl2; рН – 7,5; Р – 1,0 МПа; Т – 17-18 оС.

Рисунок 3.6 – Вплив іонів Ca2+ на коефіцієнт затримки As(V) з використанням нанофільтраційної мембрани ОПМН-П при ступенях відбору пермеату 25 (1), 50(2), 75(3) та 90% (4)

Як показали подальші дослідження, ефективність мембрани, яка контактувала з Ca2+, в процесі вилучення As(V) практично відновлюється, якщо її повторно використати для обробки розчинів хлориду натрію, що не містять кальцію.

В табл. 3.5 наведено результати двох послідовних дослідів, які були виконані з використанням мембрани, що застосовувалась у серії експериментів, результати яких наведено на рис. 3.6.

Як видно із табл. 3.5, вже при обробці другої порції розчину, що містить в якості фонового електроліту хлорид натрію, затримка As(V) мембраною ОПМН-П складає 96,8-98,0%, що наближається до початкової характеристики мембрани (97,9-98,6%) за вказаним показником (рис. 3.6).

Таблиця 3.5 – Результати нанофільтраційної обробки арсенатвмісного розчину мембраною ОПМН-П, що попередньо використовувалася для обробки розчинів з вмістом Ca2+ 4,5-20 мг-екв/дм3 (рис. 3.6)

| СВП, % | Дослід 1 (Vр-ну = 100 см3) |  |  | Дослід 2 (Vр-ну = 200 см3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAsп, мкг/дм3 | RAs, % | Rсолей, % | CAsп, мкг/дм3 | RAs, % | Rсолей, % |
| 25 | 7,4 | 93,8 | 49,1 | 2,4 | 98,0 | 46,2 |
| 50 | 8,1 | 93,3 | 41,6 | 3,1 | 97,4 | 40,1 |
| 75 | 8,5 | 92,9 | 33,4 | 3,4 | 97,2 | 31,7 |
| 90 | 9,2 | 92,3 | 24,6 | 3,9 | 96,8 | 23,9 |

Примітка. Модельний розчин містив 120 мкг/дм3 As(V) та 1 г/дм3 NaCl; рН – 7,4; Р – 1,0 МПа; Т – 17,0-18,0 оС.

Результати дослідження впливу бікарбонат-іонів на затримку сполук As(V) нанофільтраційною мембраною ОПМН-П наведено в табл. 3.6.

Як видно із таблиці, заміна фонового електроліту в арсенатвмісному розчині з хлориду натрію на бікарбонат натрію призводить до суттєвого зменшення затримки As(V) мембраною. Причому, вказаний ефект спостерігається вже при порівняно низькій концентрації NaHCO3 – 0,5 г/дм3.

Отриманий результат виявився дещо несподіваним, оскільки, як було показано вище, затримка As(V) мембраною ОПМН-П в присутності 3 г/дм3 NaCl чи суміші NaCl з Na2SO4 (табл. 3.4) залишається практично такою ж, як і в присутності 1 г/дм3 NaCl.

Зменшення ефективності затримки As(V) мембраною ОПМН-П в бікарбонатних розчинах може бути пов’язане із значно кращою затримкою бікарбонат-іону цією мембраною (75-90%) в порівнянні з затримкою хлорид-іону (23,7-48,8%) (табл. 3.6).

Як відмічається в роботах [63, 65], при обробці багатокомпонентного розчину затримка певного іону покращується в присутності іону, що характеризується більш високою проникністю через мембрану і має однаковий з досліджуваним іоном знак заряду. Даний висновок витікає із аналізу рівнянь для розрахунку селективності мембрани за окремими іонами при обробці багатокомпонентних неконцентрованих розчинів суміші сильних електролітів. Вказані рівняння отримано методом, який базується на врахуванні зміни міжфазного потенціалу при переході від бінарного розчину до багатокомпонентного [81].

Таблиця 3.6 – Результати обробки хлоридних та бікарбонатних модельних арсенатвмісних розчинів з використанням мембрани ОПМН-П

| Фоновий електроліт | Ступінь відбору пермеату, % | CAsп, мкг/дм3 | RAs, % | Rсолі, % | J, дм3/ м2·год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 г/дм3 NaCl | 25 | 1,9 | 98,3 | 48,8 | 81,3 |
|  | 50 | 2,2 | 98,1 | 41,5 | 79,7 |
|  | 75 | 2,5 | 97,8 | 32,8 | 77,8 |
|  | 90 | 2,9 | 97,5 | 23,7 | 76,5 |
| 0,5 г/дм3 NaHCO3 | 25 | 2,8 | 97,6 | 90,0 | 78,5 |
|  | 50 | 3,3 | 97,1 | 87,6 | 76,9 |
|  | 75 | 6,8 | 94,0 | 82,8 | 75,9 |
|  | 90 | 8,9 | 92,2 | 74,7 | 74,1 |
| 1,0 г/дм3 NaHCO3 | 25 | 5,6 | 95,1 | 85,9 | 75,7 |
|  | 50 | 7,3 | 93,7 | 84,9 | 73,1 |
|  | 75 | 8,6 | 92,5 | 81,3 | 72,1 |
|  | 90 | 7,9 | 93,1 | 75,6 | 69,8 |

Примітка. СAs – 115 мкг/дм3; pН – 8,25-8,30; Р – 1,0 МПа; Т – 17,0-18,0 оС.

В дослідженні [63] показано, що затримка As(V) нанофільтраційною мембраною NF-45 суттєво покращується при обробці розчинів, які містять 0,01 моль/дм3 NaCl та 0,001 моль/дм3 NaHCO3 (бікарбонат використовувався з метою створення рН, характерного для природних
 вод – 8,1-8,2), в порівнянні з обробкою розчинів, які містять в якості
 фонового електроліту лише 0,001 моль/дм3 NaHCO3. Зокрема, при концентрації As(V) в розчині 100 мкг/дм3 коефіцієнт затримки арсену в процесі обробки хлоридвмісних розчинів складає 90%, в той час, як при обробці вільних від хлориду розчинів – лише 85%. При зменшенні концентрації арсену в розчині вказані показники відрізняються в 
більшій мірі, складаючи 65 та 45% відповідно при концентрації 
As(V) 10 мкг/дм3 [80].

Таким чином, виявлене в даній роботі зменшення ефективності видалення As(V) мембраною ОПМН-П при обробці модельних розчинів, що містять бікарбонат-іони (табл. 3.6), обумовлене, скоріш за все, не негативним впливом бікарбонату на вказаний процес, а відсутністю його позитивного впливу на затримку арсенату, як це має місце в процесі обробки модельних розчинів, що містять хлорид.

Оскільки при дослідженні сульфатвмісних модельних розчинів до складу останніх входив хлорид (табл. 3.4), зниження коефіцієнта затримки As(V) у цьому випадку не спостерігалося, не дивлячись на те, що затримка сульфат-аніону мембраною ОПМН-П є вищою, ніж затримка бікарбонату.

Результати нанофільтраційної обробки з використанням мембрани ОПМН-П підземної води, хімічні показники якої подано в табл. 3.7, наведено в табл. 3.7. Сполуки As(V) дозувалися у реальну воду у вигляді розчину Na3AsO4.

Як видно із табл. 3.7, коефіцієнт затримки As(V) мембраною ОПМН-П при обробці підземної води складає 93,3 та 95,7% при ступені відбору пермеату 90% та концентрації арсену у вихідному розчині, відповідно, 116 та 220 мкг/дм3. Це забезпечує отримання пермеатів, які відповідають якості питної води за вмістом сполук As. Збільшення концентрації арсену у воді призводить до покращення його затримки, що узгоджується з результатами, наведеними на рис. 3.4.

Таким чином, результати проведених досліджень демонструють високу ефективність нанофільтраційної мембрани ОПМН-П в процесі затримки As(V) при обробці вод різного складу в широкому діапазоні робочого тиску, ступеня відбору пермеату, pH та температури.

Таблиця 3.7 – Хімічні показники реальної підземної води (бювет м. Київ, вул. Ірпінська, 76)

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| рН | 7,2 |
| Жорсткість, мг-екв/дм3 | 4,5 |
| Лужність, мг-екв/дм3 | 6,0 |
| Бікарбонати, мг/дм3 | 366 |
| Хлориди, мг/дм3 | 10,0 |
| Натрій, мг/дм3 | 10,0 |
| Калій, мг/дм3 | 6,6 |
| Фториди, мг/дм3 | 0,2 |
| Нітрати, мг/дм3 | 0,6 |
| Залізо, мг/дм3 | 0,06 |
| Каламутність, мг/дм3 | < 0,3 |
| Перманганатна окиснюваність, мг/дм3 | 0,1 |

Як вже наголошувалося раніше, висока ефективність затримки арсенату мембранамою  ОПМН-П при концентрації As у воді 
50-400 мкг/дм3 узгоджується з наявними в літературі даними 
щодо затримки As(V) зворотноосмотичними та нанофільтраційними мембранами інших типів.

Таблиця 3.8 – Затримка As(V) мембраною ОПМН-П в процесі обробки реальної води (бювет м. Києва, вул. Ірпінська, 76)

| СВП, % | СAs(V)вих, мкг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 116,0 |  |  |  | 220,0 |  |  |  |
|  | CAsп, мкг/дм3 | RAs, % | Rсолей, % | J, дм3/ м2·год | CAsп, мкг/дм3 | RAs, % | Rсолей, % | J, дм3/ м2·год |
| 25 | 4,9 | 95,8 | 85,6 | 84,3 | 4,1 | 98,1 | 85,4 | 75,7 |
| 50 | 6,5 | 94,4 | 84,3 | 82,4 | 6,9 | 96,9 | 83,8 | 74,2 |
| 75 | 7,0 | 94,0 | 81,9 | 79,8 | 8,4 | 96,2 | 81,7 | 74,1 |
| 90 | 7,7 | 93,3 | 79,7 | 77,8 | 9,4 | 95,7 | 79,3 | 72,9 |

Примітка. Р – 1,0 МПа; Т – 16,0-17,0 оС.

Для встановлення достовірності одержаних експериментальних результатів методом статистичної обробки була виконана серія дослідів (n=5) з визначення затримки As(V) мембраною ОПМН-П при вихідній концентрації арсену 100 мкг/дм3, хлориду натрію 1 г/дм3, рН 7,3, тиску 1,0 МПа та температурі 15-16 оС. Ступінь відбору пермеату – 90%.

Довірчий інтервал при визначенні концентрації арсену у вихідному розчині при статистичній вірогідності 0,95 складав 97,72±7,14 (мкг/дм3), в пермеаті – 2,76±0,48 (мкг/дм3). Відносна похибка визначення коефіцієнта затримки As(V), розрахована через частинну похідну (розділ 2.3), складає 0,18%. Коефіцієнт затримки As(V) мембраною ОПМН-П при вихідній концентрації арсену 100 мкг/дм3, хлориду натрію – 1 г/дм3, рН 7,3, тиску 1,0 МПа, температурі 15-16 оС та ступеню відбору пермеату досягає 97,7 ±0,2 (%) при статистичній вірогідності 0,95.

Разом із тим, в роботі [82] на основі досліджень затримки ряду компонентів ацетатцелюлозною мембраною було зроблено висновок, що нанофільтрація є малоефективною при дуже низьких концентраціях електроліту (10-5 моль/дм3). На наш погляд, вказаний висновок суперечить теорії капілярно-фільтраційної моделі селективної проникності зворотноосмотичних мембран, розробленій автором згаданого вище дослідження. Дійсно, у відповідності з цією моделлю селективність мембрани визначається розчинністю компонента у фазі зв’язаної води на поверхні та в порах мембрани, яка, в свою чергу, залежить від природи мембрани, а також від ступеня гідратації іону, який затримується. Тому, зрозуміло, що залежність коефіцієнта затримки від концентрації не може бути ідентичною для різних типів мембран та компонентів. В роботі [374] не досліджувалася затримка арсенату, і як вже відмічалося, використовувалась ацетатцелюлозна мембрана.

Виконані в даній дисертаційній роботі дослідження підтверджують, що при зростанні концентрації арсену у розчині коефіцієнт його затримки нанофільтраційною мембраною збільшується.

3.3. Досліження процесу видалення мікрокількостей As(III) 
води методом, що поєднує нанофільтрацію з попередньою 
TIO2/УФ–ВУФ (ВУФ) обробкою.

В даній роботі для окиснення арсеніту в водному розчині використовували два типи проточних реакторів з лампою ДРБ-20. Перший із них містив кварцевий кожух без покриття фотокаталізатором. Другий тип УФ-реактора для окиснення арсеніту складався із кварцового кожуха, на внутрішній поверхні якого шляхом попередньої хімічної та термічної обробок було нанесено фотокаталізатор TiO2.

Як видно із рисунка, 3.7, затримка сполук As(III) нанофільтраційною мембраною ОПМН-П в інтервалі рН, характерному для природних вод, практично не змінюється і не перевищує 45%. Як і передбачалося, цей показник є нижчим, ніж для зворотноосмотичної мембрани ESPA-1 (55%), однак, характер залежності від рН у обох випадках є аналогічним. Це пояснюється, як вже відмічалося, тим, що в інтервалі рН 4-9 сполуки As(III) в розчині не заряджені, що негативно впливає на їх затримку мембранами. При підвищенні рН затримка As(III) суттєво покращується, що обумовлено дисоціацією арсенітної кислоти та утворенням арсеніт-аніонів

Модельний розчин містив 129,1 мкг/дм3 As(III), 1 г/дм3 NaCl; Р=1,5 МПа; Т= 15 оС

Рисунок 3.7 – Вплив рН на залишкову концентрацію арсену в пермеаті (1) та коефіцієнт затримки As(III) (2) в процесі нанофільтраційної обробки модельного розчину нанофільтраційною мембраною ОПМН-П

Порівняння отриманих результатів з дослідженнями, опублікованими в роботах [83, 84], свідчить про те, що нанофільтраційна мембрана ОПМН-П є більш ефективною в затримці арсеніту в порівнянні з нанофільтраційними мембранами інших типів. Зокрема,  за даними [83] коефіцієнт затримки As(III) нанофільтраційною мембраною NF-45 при рН 8,1 досягає лише 7-20% в залежності від концентрації (10-100 мкг/дм3). Затримка арсеніту нанофільтраційною мембраною NF270 при рН 8,0 складає 6,5-36,0% в інтервалі концентрацій 50-1000 мкг/дм3 [84]. Причому, в обох згаданих дослідженнях затримка арсеніту погіршується з підвищенням концентрації, що  пов’язується зі зростанням ролі дифузійної та конвективної складової в масопереносі незарядженої арсенітної кислоти через мембрани.

Варто також зазначити, що отримані нами раніше результати щодо затримки As(V) мембраною ОПМН-П [2] підтверджують більш високу ефективність вказаної мембрани в порівняні з  мембранами NF-45 та NF270, оскільки коефіцієнт затримки арсенату для згаданих мембран складає відповідно 97, 90, та 93%.

Як видно із рисунка 3.7, концентрація арсену в пермеатах, отриманих в процесі нанофільтраційної обробки модельних розчинів As(III) мембраною ОПМН-П перевищує гранично-допустиму концентрацію арсену 
(10 мкг/дм3) для питної води в 4-7 разів в усьому дослідженому інтервалі рН.

Попередня обробка арсенітвмісного розчину в ВУФ-реакторі призводить до різкого підвищення коефіцієнту затримки сполук арсену в процесі нанофільтрації, що свідчить, очевидно, про ефективне окиснення As(III) до As(V) вакуумним УФ опроміненням.

Як видно із таблиці 3.9, ВУФ обробка протягом лише 2-х 
хвилин забезпечує затримку сполук арсену мембраною ОПМН-П
 на рівні 95%, що дозволяє отримувати пермеати з вмістом арсену 
значно нижчим ГДК арсену для питної води при концентрації 
As(III) в вихідному розчині біля 130 мкг/дм3. Концентрація арсену в забруднених даним мікрокомопнентом підземних водах частіше всього складає 50-100  мкг/дм3.

Збільшення ступеня відбору пермеату від 25 до 50% практично 
не відображається на затримці арсену (таблиця 3.9), що 
узгоджується з отриманими нами раніше результатами [62, 63]. 
Це свідчить про незначний вплив внутрішньодифузійної кінетики на процес видалення As(V) в процесах та нанофільтрації.

Таблиця 3.9 – Затримка сполук арсену нанофільтраційною мембраною ОПМН-П в залежності від тривалості попередньої обробки арсенітвмісного розчину в циркуляційному режимі у ВУФ- реакторі

| Ступінь відбору пермеату, % | Тривалість ВУФ-обробки, хв. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 5 |  | 10 |  | 20 |  |
|  | CAsперм, мкг/дм3 | RAs,% | CAsперм, мкг/дм3 | RAs,% | CAsперм, мкг/дм3 | RAs,% | CAsперм, мкг/дм3 | RAs,% |
| 25 | 5,4 | 95,8 | 3,7 | 97,1 | 5,3 | 95,9 | 5,0 | 96,1 |
| 50 | 7,2 | 94,4 | 4,3 | 96,7 | 5,4 | 95,9 | 6,0 | 95,4 |

Примітка. Модельний розчин містив 129,1 мкг/дм3 As(III), 1 г/дм3 NaCl; рН=7,8; Р=1,5 МПа; Т= 12-13оС

Ефективність затримки As(III), а також хлориду натрію мембраною ОПМН-П, навпаки, суттєво залежать від ступеня відбору пермеату, як свідчать дані на рисунку 3.8.

Питома продуктивність мембрани при підвищення ступеня відбору пермеату від 25 до 90% також зменшується на близько 14% (рис. 3.8)

Збільшення тривалості попередньої ВУФ обробки до 5-10 
хвилин мало впливає на ефективність затримки арсену в процесі нанофільтрації (табл.. 3.9). Таким чином, отримані результати 
свідчать про принципову можливість практично повного окиснення арсеніту до арсенату в проточних ВУФ реакторах,  тривалість перебування води в яких є незначною.

Як показали подальші дослідження, заміна ВУФ реактора на TiO2-ВУФ реактор на стадії попередньої обробки арсенітвмісного розчину практично не впливає на одержані результати (табл.3.10).

Модельний розчин містив 157,7 мкг/дм3 As(III), 1 г/дм3 NaCl; рН=8,2; Р=1,5 МПа; Т= 12 оС

Рисунок 3.8 – Вплив ступеня відбору пермеату на затримку сполук As(III) (1) та хлориду натрію (2) нанофільтраційною мембраною ОПМН-П, а також на питому продуктивність мембрани (3)

Таблиця 3.10 – Затримка сполук арсену нанофільтраційною мембраною ОПМН-П в залежності від тривалості попередньої обробки арсенітвмісного розчину в циркуляційному режимі у TiO2-ВУФ – реакторі

| Ступінь відбору пермеату, % | Тривалість TiO2-ВУФ -обробки, хв. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 5 |  | 20 |  |
|  | CAsперм, мкг/дм3 | RAs,% | CAsперм, мкг/дм3 | RAs,% | CAsперм, мкг/дм3 | RAs,% |
| 25 | 12,4 | 92,1 | 8,0 | 94,9 | 7,1 | 95,5 |
| 50 | 12,8 | 91,9 | 8,7 | 94,5 | 8,2 | 94,8 |

Примітка. Модельний розчин містив 157,7 мкг/дм3 As(III), 1 г/дм3 NaCl; рН=8,2; Р=1,5 МПа; Т= 12-13оС

Як видно із порівняння даних таблиці 3.9 та 3.10, використання обох типів реакторів на стадії попередньої обробки арсенітвмісних розчинів перед нанофільтрацією забезпечує видалення арсену на рівні 95%. Дещо гірший результат, отриманий з використанням TiO2-ВУФ реактора при тривалості обробки 2 хвилини, може бути пов’язаний з більш високою вихідною концентрацією As(III) в дослідженнях з фотокаталітичним реактором (157,7 мкг/дм3  замість 129,1 мкг/дм3).

Таким чином, як було показано нами раніше, попередня обробка арсенітвмісного розчину протягом 2-20 хвилин в ВУФ та TiO2-ВУФ реакторах, сконструйованих в ІКХХВ НАН України, забезпечує затримку сполук арсену на стадії наступної нанофільтрації з мембраною ОПМН-П на рівні близько 95%. При цьому не було виявлено чіткого впливу типу реактора на вказаний процес, що, ймовірно, пов’язано із практично повним окисненням арсеніту до арсенату у вказаних реакторах протягом заданої тривалості обробки.

Очевидно, що для виявлення відмінностей у ефективності двох видів попередньої обробки арсенітвмісного розчину перед стадією нанофільтрації з використанням наявних реакторів необхідно зменшити тривалість вказаної обробки.

З метою порівняння ефективності обробки з використанням обох типів реактора було здіснено дослідження при обробці арсенітвмісного розчину (240 см3) протягом 0,5-2,0 хвилин (рис. 3.9).

Як видно із рисунка 3.9, зменшення тривалості обробки арсенітвмісного розчину до 0,5-2,0 хвилин дозволяє продемонструвати більш високу ефективність TiO2-ВУФ окиснення As(III) до As(V) у порівнянні з ВУФ-окисненням. Так, коефіцієнт затримки арсену нанофільтраційною мембраною ОПМН-П при збільшенні тривалості обробки від 0,5 до 2,0 хвилин зростає у випадку попередньої ВУФ обробки з 73,1 до 85,1%, тоді як у випадку TiO2-ВУФ обробки із 82,1 до 92,3%.

Таким чином, як і передбачалось, обробка у ВУФ реакторі з нанесеним фотокаталізатором сприяє більш ефективній трансформації арсеніту до арсенату завдяки сумісному протіканню процесів фотолізу та фотокаталізу.

Модельний розчин містив 115,0 мкг/дм3 As(III), 1 г/дм3 NaCl; рН=8,1; Р=1,5 МПа; Т= 16 оС

Рис. 3.9 – Вплив тривалості попередньої обробки арсенітвмісного розчину в ВУФ (1) та TiO2-ВУФ (2) реакторі на коефіцієнт затримки As в процесі наступної нанофільтрації з використанням мембрани ОПМН-П

Як видно із рисунка 3.9, зменшення тривалості обробки арсенітвмісного розчину до 0,5-2,0 хвилин дозволяє продемонструвати більш високу ефективність TiO2-ВУФ окиснення As(III) до As(V) у порівнянні з ВУФ-окисненням. Так, коефіцієнт затримки арсену нанофільтраційною мембраною ОПМН-П при збільшенні тривалості обробки від 0,5 до 2,0 хвилин зростає у випадку попередньої ВУФ обробки з 73,1 до 85,1%, тоді як у випадку TiO2-ВУФ обробки із 82,1 до 92,3%.

Таким чином, як і передбачалось, обробка у ВУФ реакторі з нанесеним фотокаталізатором сприяє більш ефективній трансформації арсеніту до арсенату завдяки сумісному протіканню процесів фотолізу та фотокаталізу.

Більш низька затримка арсену при тривалості попередньої обробки 2 хвилини, яка спостерігалась у дослідах, результати яких наведено на 
рис. 3.9, у порівнянні з результатами досліджень, наведеними у табл. 3.9 та 3.10, може бути пов’язана із більш високою температурою здійснення процесу у першому випадку (16,0 оС замість 12-13 оС).

Підвищення затримка арсенату мембраною ОПМН-П при температурі 12-13 оС ( у порівнянні із температурою 15-16 оC) спостерігалося у роботі [6]. Підвищення коефіцієнта затримки As(V) на 1-2% нанофільтраційною мембраною (192-NF 300) при температурі < 15 оС спостерігалося також в дослідженні [85].

3.4 Розробка ефективних та екологічно-доцільних технологічних схем глибокого вилучення сполук арсену з води в процесі баромембранного опріснення

Як було показано в попередніх підрозділах, пермеати, отримані при опрісненні розчинів, що містять As(III) та мають характерне для природних вод рН, з використанням мембрани ОПМН-П, мають потребу в доочищенні з метою кондиціювання за вмістом даного компонента.

Кондиціювання пермеату за вмістом арсену можна здійснювати сорбційним методом з використанням сорбентів на основі гідроксиду заліза, які вважаються в наш час найбільш перспективними для очищення арсеновмісних природних прісних вод [86].

Однак, крім того, що сорбційне кондиціювання пермеату є додатковою стадією процесу одержання питної води і спричиняє підвищення її вартості, серйозною проблемою, яка виникає при практичній реалізації цього процесу, є необхідність утилізації відпрацьованих сорбентів. В спеціальній літературі пропонується ховати наповнення фільтрів (з концентрацією не більше 5 мг As/дм3) на обладнаному сховищі відходів [87, 88]. Однак, ми вважаємо таке рішення неприйнятним, оскільки це неминуче призводить до вторинного забруднення довкілля токсичними сполуками арсену.

Створення сильнолужного середовища (рН 11,0) у воді, яка обробляється, для посилення дисоціації арсенітної кислоти та утворення відповідних аніонів, що краще затримуються мембранами, хоч і дозволяє забезпечити зниження вмісту арсену в пермеаті до гранично-допустимої концентрації для питної води, однак породжує небезпеку осадження на мембранах малорозчинних сполук кальцію та магнію.

Ще одним шляхом вирішення проблеми підвищеного вмісту арсену в пермеатах є попереднє окиснення As(III) у воді, яка обробляється, до As(V), оскільки трансформація арсеніту в арсенат є гарантією високої затримки цього токсичного компонента в процесі подальшої та нанофільтраційної обробки.

В даній роботі проведено дослідження з розробки ефективних та екологічно-доцільних технологічних схем, які забезпечують отримання пермеатів, що відповідають якості питної води за вмістом сполук арсену, а також мінімізують, чи повністю виключають ризик вторинного забруднення навколишнього середовища[89].

Дослідження сорбції As(III) залізовмісним сорбентом в динамічних умовах здійснювали з використанням модельного розчину, що містив 
100 мкг/дм3 As, 1 г/дм3 NaCl і мав рН 7,8. Об’ємна швидкість подачі модельного розчину складала 1 см3/хв (лінійна – 0,9 м/год).

Залізовмісний сорбент одержували на основі вітчизняного катіоніту КУ- 2-8 у три стадії за методикою, наведеною в роботі [87]. На першій стадії через катіоніт КУ- 2-8, H+ формі, пропускали розчин FeCl3 (4% мас.) із рН 2,0 до вирівнювання концентрації хлориду заліза на вході та виході із колонки. На другій стадії для одночасної десорбції Fe(III) і осадження гідратованого оксиду заліза у фазі сорбенту через нього пропускали розчин, що містив хлорид натрію (5%) та гідроксид натрію (5%). Промивання сорбенту здійснювали водою, після чого сорбент висушували при температурі 50-60 оС протягом 60 хвилин.

Вихідна крива сорбції As(III) з модельного розчину залізовмісним сорбентом на основі катіоніту КУ- 2-8 наведена на рис. 3.10.

Концентрація Fe(OH)3 в сорбенті – 11,5 мас.%; Модельний розчин містив 110 мкг/дм3 As(III), 1 г/дм3 NaCl; рН – 7,8.

Рисунок 3.10. Вихідна крива сорбції As(III) сорбентом КУ-2-8, за допомогою модифікованих сполук заліза

Як видно із рисунка, один об'єм залізовмісного сорбенту на основі катіоніту КУ- 2-8 в умовах експерименту очищає до ГДК близько 1000 об'ємів модельного розчину, що містить 100 мкг/дм3 As(III).

Однак, при використанні сорбційного методу очищення води від сполук арсену, як вже наголошувалося, серйозною проблемою є утилізація відпрацьованого сорбенту.

В той же час, регенерація відпрацьованого сорбенту і наступна утилізація утворених регенераційних арсеновмісних розчинів з метою запобігання збитків навколишньому середовищу є також проблематичними, оскільки утворені регенераційні розчини містять порівняно низькі концентрації арсену та досить високі концентрації гідроксиду натрію.

Так, у відповідності з [83], для регенерації відпрацьованого в процесі сорбції арсену залізовмісного сорбенту на основі сульфокатіонітової смоли Purolite C-145 використовують 2,5 М розчин гідроксиду натрію. При цьому ступінь регенерації сорбенту досягає 98% при витраті 8 об'ємів розчину лугу на 1 об'єм сорбенту. Для порівняння, при регенерації борселективного сорбенту Amberlite 743, з використанням якого вирішують проблему підвищеного вмісту бору в пермеаті зворотноосмотичних установок, використовують 0,25 М розчин соляної кислоти (витрата - 5 об/об сорбенту) [90].

Проведені нами дослідження з регенерації відпрацьованого в процесі сорбції As(III) залізовмісного сорбенту на базі катіоніту КУ-2-8 0,2 М розчином гідроксиду натрію, показали (рис. 5.16), що в цьому випадку ступінь вилучення арсену складає лише близько 10,7% при витраті 16 об'ємів лужного розчину на об'єм сорбенту.

Автори дослідження [85] наголошують, що вони свідомо не розглядають можливість регенерації сорбентів після сорбції сполук арсену, оскільки це призводить до продукування значної кількості високотоксичних регенераційних розчинів.

З огляду на вищевикладене, можна зробити висновок, що при використанні методy нанофільтрації у якості самостійнoгo методу одержання питної води із солонуватих підземних арсеновмісних вод найбільш раціональним вирішенням проблеми підвищеного вмісту As в пермеаті є створення умов, що дозволяють видалити As(III) із води до необхідних меж у процесі самого мембранного опріснення. Це дозволить уникнути необхідності кондиціонування пермеату за вмістом арсену сорбційним методом, виключивши виникнення згаданих вище проблем та пов'язаних з ними ризиків вторинного забруднення довкілля.

Рисунок 3.11 – Зміна концентрації арсену (1) та лугу (2) в елююючому розчині в процесі регенерації модифікованого залізом сорбенту КУ- 2-8 розчином гідроксиду натрію (0,2 моль/дм3)

Як вже наголошувалося раніше, підвищення ефективності затримки сполук арсену в процесі зворотноосмотичної та нанофільтраційної обробки можливе завдяки попередньому окисненню арсеніту у водному розчині до арсенату.

В [91] досліджено процес окиснення As(III) озоном, чистим киснем та повітрям в процесі обробки підземної води, що містила 46-62 мкг/дм3 арсену, 0,1-1,1 мг/дм3 заліза, 0,009-0,016 мг/дм3 мангану. Показано, що окиснення As(III), частка якого становила близько 70% від загальної кількості арсену у воді, відбувається швидко лише при використанні озону (50% за 4 хвилини), в той час як при використанні чистого кисню та повітря – за 2-5 і 4-9 днів відповідно (в залежності від вмісту заліза у воді).

За даними дослідження [92], 19% арсеніту окиснюється до арсенату чистим киснем протягом 15 хвилин при вихідній концентрації арсеніту 67 мкг/дм3. При аерації підземної води повітрям або киснем протягом 5 діб окиснюється 55% арсеніту. В роботі [92] також показано, що розчинений у воді кисень і мікрокількості пероксиду не окиснюють As(III) ефективно протягом періоду, вимірюваного годинами.

Таким чином, аерація розчину не забезпечує ефективного окиснення As(III) до As(V), і для реалізації цього процесу вимагається використання сильних реагентів, наприклад, озону чи перманганату калію [93].

Однак, зрозуміло, що використання реагентних методів в процесах баромембранного опріснення є вкрай небажаним.

В роботі [93] вперше виявлена можливість фотокаталітичного окиснення As(III) до As(V) у присутності TiО2 та кисню. Дослідження цього процесу особливо активізувалися після того, як було встановлено що він протікає протягом декількох хвилин, завдяки чому має перспективи використання у галузі водоочищення. Так, при дозі TiО2 0,01 г/дм3 і вихідній концентрації As(III) 100 мкг/дм3 практично повне окиснення арсеніту (СAs(III) < 2 мкг/дм3) в умовах експерименту спостерігалося вже через 200 сек.

В дослідженні [93] показано, що використання даної фотокаталітичної реакції призводить також до деградації монометиларсенату та диметиларсенату з утворенням As(V).

Фотокаталізатор TiО2 виступає також як сорбент для арсенату (і, частково, арсеніту) [64]. Однак, незважаючи на ефективне окиснення арсеніту до арсенату в результаті фотокаталітичної реакції у присутності TiО2, одночасне видалення арсену з води в цьому процесі є проблематичним, оскільки TiО2 має низьку сорбційну ємкість по відношенню до зазначеного токсиканту [65]. У зв'язку із цим в наш час широко досліджуються гібридні системи, в яких фотокаталітична обробка арсеновмісних розчинів використовується в комбінації з ефективними методами видалення As(V), в основному, сорбційними [93].

В даній роботі вперше пропонується поєднати метод фотокаталітичного окиснення зі зворотноосмотичною чи нанофільтраційною обробкою для ефективного видалення сполук арсену з води [76].

Для фотокаталітичного окиснення As(III) до As(V) використовували лампу високого тиску СВД-120А (довжина хвилі 254 нм) з енергетичною освітленістю 18,9 Вт/м2 та фотокаталізатор TiО2 Degussa P 25 (табл. 3.11).

Таблиця 3.11 – Фізико-хімічні властивості діоксиду титану, використаного в експериментальних дослідженнях

| Зразок | Degussa P 25 |
| --- | --- |
| Склад | ~80% анатазу та ~20% рутилу |
| Густина, (г/см3) | 3,8 |
| Поверхня, м2/г | ~ 55 |
| Середній розмір часток, нм | ~ 30 |
| Пористість | Непористий |

З метою вибору концентрації діоксиду титану в воді, яка обробляється, здійснено дослідження процесу сорбції As(III) фотокаталізатором TiО2 в статичних умовах. Для цього 0,1 г сорбенту заливали 100 см3 досліджуваного розчину (з різним значенням рН) і перемішували протягом 60 хвилин. Розчин центрифугували (8000 об/хв) протягом 15 хвилин та відбирали пробу для визначення вмісту арсену.

Як видно з рис. 3.12, при дозі TiО2 1 г/дм3 ступінь вилучення As(III) в інтервалі рН 5,5-9,3 перевищує 80%, тому в подальших дослідженнях концентрація TiО2 у розчині була зменшена до 10 мг/дм3. В сильнолужному середовищі ефективність сорбції арсену оксидом титану істотно знижується, що пов'язано, очевидно, з конкуруючим впливом на процес OH-іонів.

При дослідженні процесу фотокаталітичного окиснення з наступною зворотноосмотичною обробкою в мірну склянку ємністю 1 дм3 поміщали 100 см3 досліджуваного розчину, додавали 1,0 см3 розчину TiО2 з концентрацією 1 г/дм3 (отримана концентрація TiО2-10 мг/дм3) і опромінювали лампою СВД-120А протягом 60 хвилин при постійному перемішуванні. Отриманий розчин центрифугували двічі по 15 хвилин (8000 об/хв.). Після цього одну порцію отриманого розчину аналізували на вміст арсену, а іншу – обробляли методом зворотного осмосу.

Доза сорбенту – 1,0 г/дм3; СAsвих – 88,2 мкг/дм3.

Рисунок 3.12 – Вплив рН на рівноважну концентрацію As(III) в розчині (1), ступінь його вилучення (2) та ємкість сорбенту (3) TiО2 Degussa P 25. при сорбції в статичних умовах

В дослідженні [93] відмічається, що окиснення арсеніту 
суспензією TiO2 при УФ опроміненні є комплексним і складним процесом, механізм якого ще не повністю розкритий, не дивлячись 
на значну кількість робіт, присвячених даному питанню [78-81], , , , , ,434-. Повідомляється, що в процесах фотокаталізу за участю TiO2 ОН радикали та супероксид О2– є основними оксидантами As(III). Спочатку арсеніт окиснюється до As (IV), який швидко конвертується в арсенат розчинним киснем [78].

Авторами дослідження [78] пропонуються наступні схеми перетворень:

TiO2 + hν → TiO2 (e– + h+)					(3.1)

OH– + h+ → ОН						(3.2)

O2 + e–  → О2 –						(3.3)

As(III) + OH∙→ As(IV) + OH– 				(3.4)

As(III) + O2 – + 2H+ → As(IV) + H2O2			(3.5)

As(IV) + O2 → As(V) + O2 –				(3.6)

Передбачається також внесок інших реакцій у окиснення арсеніту [94]:

O2 – + e- + 2Н+→Н2О2					(3.7)

O2 – + O2 – + 2Н+→ Н2О2 + О2			(3.8)

As(III) + Н2О2→ As(V) + 2OH– 			(3.9)

As(III) + h+ → As(IV) + О2 → As(V) + O2 –		(3.10)

Таким чином, виконані з використанням лампи СВД-120А та фотокаталізатора TiO2 дослідження показали перспективність TiО2/УФ обробки для попередньої підготовки води, що містить As(III), до баромембранного опріснення.

У зв’язку з цим залишається актуальним пошук оптимальних технологічних параметрів та конструкцій відповідних пристроїв, які б забезпечували ефективне окиснення As(III) до As(V) протягом короткого проміжку часу.

Таким чином попередня обробка арсенітвмісних розчинів 
в TiO2/ ВУФ-УФ чи ВУФ-УФ реакторі протягом порівняно короткого проміжку часу (3-5 хвилин) забезпечує високий коефіцієнт затримки As в процесі подальшої баромембранної обробки і дозволяє отримувати пермеати, концентрація арсену в яких є значно нижчою нормативу для питної води.

Остання обставина є дуже важливою, оскільки, як відмічається в дослідженні [75] сучасний рівень ГДК арсену в воді питного призначення встановлено виключно з практичної доцільності (межа визначення доступними аналітичними методами та економічно-виправданий ступінь видалення), і вміст цього компонента  на рівні 10 мкг/дм3 може 
бути також небезпечним для здоров’я  людини. В зв’язку із цим в деяких країнах світу встановлені  більш жорсткі ГДК арсену у питній воді, зокрема, в Данії та штаті Нью-Джерсі (США) – 5 мкг/дм3, Австралії – 7 мкг/дм3. Деякі спеціалісти вважають, що ГДК As у воді питної якості не повинна перевищувати 1 мкг/дм3. [78]

Разом із тим, в роботі [78] наголошується, що враховуючи
 все більший дефіцит води, слід очікувати найближчим часом
 стрімкого росту її вартості, а з ним і зміни концепції вибору технологій очищення. Скоріш за все, мова йтиме вже не про вибір найкращої найбільш доступної технології, а про технології доступу до води за будь-яку ціну. У цьому зв’язку очікується зростання розвитку гібридних технологій, які суміщають мембранні процеси з іншими методами обробки.

Оскільки коефіцієнт затримки As(V) в процесі нанофільтрації
 мало залежить від ступеня відбору пермеату, виникає
 можливість одержання опрісненої води високої якості 
при мінімальному об’ємі концентратів. Це суттєво спрощує
 переробку та утилізацію останніх і є важливою перевагою запропонованого методу.

Утилізація арсену із концентратів баромембранних установок з метою уникнення вторинного забруднення довкілля може бути 
здійснена, наприклад, методом гідротермальної мінералізації при додаванні Ca(OH)2 [95]. В результаті цього отримують (Ca5(AsO4)3(OH)) – аналог природного мінералу джонбауміту. Концентрація арсену в обробленій воді не перевищує 0,02 мг/дм3 незалежно від 
концентрації цього компонента в вихідній воді (1-2000 мг/дм3), в той час, як допустимий вміст арсену у стічній воді, як зазначалося в розділі 1.4, складає 0,2 мг/дм3. Джонбауміт має високий вміст арсену і може бути використаний в якості сировини для виробництва різних сполук цього елементу [79].

При концентрації As у вихідній воді, нижчій 200 мкг/дм3, шляхом регулювання ступеня відбору пермеату в процесі  нанофільтрації можна отримувати концентрати, вміст арсену в яких не певищує ГДК для стічних вод.

Отже, використання нанофільтрації в поєднанні 
з попередньою TiO2/ВУФ-УФ чи ВУФ-УФ обробкою є більш доцільним з екологічної точки зору вирішенням проблеми підвищеного  вмісту арсену в пермеатах в порівнянні з технологічною схемою, яка поєднує баромембранну обробку з наступним  сорбційним доочищенням опрісненої води (рис. 3.13), оскільки виключає небезпеку вторинного забруднення довкілля відпрацьованим сорбентом чи високотоксичними регенераційними розчинами та дозволяє в подальшому утилізувати арсен, сконцентрований в значній мірі в процесі мембранної обробки.

НФ модуль

ТіО2/УФ (ВУФ) реактор

Очищена вода

Вода на опріснення

НФ модуль

Сорбційна колонка

Очищена вода

Вода на опріснення

1

2

Рисунок 3.13 – Альтернативні принципові схеми очищення води від сполук арсену

Висновки до розділу 3

В третьому розділі магістерської дисертації було виявлено високу ефективність видалення As(V) з води  за допомогою нанофільтраційної мембрани ОПМН-П (RAs = 96,7-98,3%). Зміна робочого тиску при інтервалі 0,5-1,5 МПа майже не впливає на процес при умові, що процес протікає за температури 15-16 оС (коефіцієнт затримки R під час ступеню відбору пермеату 90% зменшується з 97,8 до 97,1%). Зростання температури до 
20-22 оС призводить до суттєвого зниження (на 16%) коефіцієнта затримки As(V) мембраною ОПМН-П при умові, що  тиск дорівнює 1,5 МПа, а при подальшому збільшенні температури (до 22-25 оС) зменшення коефіцієнта затримки As(V) нанофільтраційною мембраною ОПМН-П спостерігається за нижчого тиску (1,0 МПа). Обгрунтована й показано необхідність вибору оптимального робочого тиску в залежності від температури процесу з метою досягнення максимальної ефективності видалення арсенату із води мембраною ОПМН-П.

Показано, що при збільшенні виходу пермеату з 25 до 90% мало впливає на затримку As(V) нанофільтраційною мембраною ОПМН-П, однак, при високій температурі (22-25 оС) та тиску (1,0-1,5 МПа) цей вплив стає більш помітним.

При підвищенні концентрації As(V) у вихідному розчині з 20 до 270 мкг/дм3 коефіцієнт затримки арсенату мембраною ОПМН-П збільшується приблизно в 1,9 разів, що характерно для сильно розведених розчинів і пояснюється з позиції капілярно-фільтраційної моделі механізму селективної проникності.

Зміна рН в інтервалі 4,0-9,3 практично не відображається на ефективності видалення сполук As(V) нанофільтраційною мембраною ОПМН-П.

Встановлено, що підвищення концентрації хлориду натрію у розчині від 1 до 3 г/дм3 чи заміна хлориду натрію на суміш NaCl та Na2SO4 не впливають на процес. Коефіцієнт затримки арсенату помітно знижується в присутності іонів Ca2+ та при заміні фонового електроліту в арсенатвмісному розчині з хлориду натрію на бікарбонат натрію.

РОЗДІЛ 4

РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ

Створення й запровадження схеми для очистки води від мікрокомпонентів арсену й приведення водних розчинів до нормативних показників якості питної води

Для оцінки можливості комерціалізації науково-технічної розробки, сформованої в  даній магістерській дисертації, у вигляді розроблення концепції стартап-проекту в умовах висококонкурентних процесів ринкової економіки необхідним є проведення  маркетингового аналізу перспектив реалізації такого стартапу. Це дозволить виявити ринкові можливості використання результатів роботи.

4.1 Опис ідеї проекту

Основний зміст, напрямок застосування та переваги для користувачів запропонованої системи моніторингу наведені в табл. 4.1

Таблиця 4.1. Опис ідеї стартап‐проекту:

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Переваги для користувача |
| --- | --- | --- |
| Використання методу нанофільтрації як способу очистки питної води від мікрокомпонентів арсену до нормативних показників якості питної води | Використання результатів станціями водоочистки та водопідготовки, водних об’єктів у якості джерела водних ресурсів промисловими підприємствами для розрахунку можливого впливу на природні об’єкти у разі скидів для запобіганню штрафів | Фінансова доступність за рахунок використання малозатратних способів очистки |

Для виявлення конкурентоспроможності даної системи в табл. 4.2. визначені характеристики запропонованої ідеї.

Таблиця 4.2. Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту:

| № п/п | Техніко‐ економічні характерис тики ідеї | Потенційні товари, послуги/концепції конкурентів |  |  |  | W (слабка сторона | N (нейтральна сторона | Z (сильна сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запропо-нований проект | Конкурент 1 | Конкурент 2 | Конкурент 3 |  |  |  |
| 1 | Економі- чні | 80 у.о. | 110 у.о. | 160 у.о. | 130 у.о. |  | - |  |
| 2 | Призна-чення | Видале- ння As з водних розчинів | Видале- ння As з водних розчинів | Видале- ння As з водних розчинів | Видале- ння As з водних розчинів |  |  | + |
| 3 | Надійно- сті | Висока надійність | Висока надійність | Висока нaдiйнiсть | Висока надійність |  |  | + |
| 4 | Техноло- гічні | Мембра- нний метод | Реагент-ний метод | Біологіч- ний метод | Регенера- цінйий метод |  | + |  |
| 5 | Ергоно- мічні | Зручний при викори-станні | Зручний при викори-станні | Зручний при викори- станні | Зручний при викори- станні |  | + |  |
| 6 | Транспо-ртабель- ності | Не велика упаковка | Не велика упаковка | Можуть виникнути труднощі при зміні локації | Не велика упаковка |  | + |  |
| 7 | Естетич- ні | Зручний для викорис-тання в повсякденному житті | Зручний для викорис-тання в повсякденному житті | Потребує створення спеціаль-них умов, не зручний для викорис-тання в повсякденному житті | Зручний для викорис-тання в повсякденному житті |  | + |  |
| 8 | Органо-лептичні | - | - | - | - |  | + |  |
| 9 | Екологіч- ності | Екологіч-но | Проблема регенера-ції іoнітів тa прoблема yтилізації прoмивoч-них вoд тa регенерa-ційних рoзчинів | Не повне видалення шкідливих домішок As з водних розчинів, можливе подальше їх накопичення й повторне забруднення | Проблема регенерат-цiї сoр-бентів тa прoблема yтилізації промивок-них тa регенерa-ційних рoзчинів. |  | + |  |
| 10 | Безпеки | Безпечно | Безпечно | Безпечно |  |  | + |  |

Конкурент 1: Технологія видалення As методом коагуляції

Конкурент 2: Технологія видалення As біологічними методами

Конкурент 3: Технологія видалення As методом адсорбції

Таблиця 4.2 показує, що даний стартап проект є конкурентноспроможним, оскільки даний проект переважає у ряді техніко‐економічних характеристик конкурентів

4.2. Технологічний аудит ідеї проекту

Таблиця 4.3. Технологічна здійсненність ідеї проекту

| № п/п | Ідея проекту | Технології її реалізації | Наявність технологій | Доступність технологій |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Використання методу нанофільтрації як способу очистки питної води від мікрокомпонен-тів арсену до нормативних показників якості питної води | Створення оптимальних умов для успішного втілення процесу очистки води, а саме попередню TiO2 /УФ-ВУФ (ВУФ) обробкою тривалістю 5 хвилин | Наявна | Доступно |

4.3. Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту

Таблиця 4.4. Попередня характеристика потенційного ринку стартап‐проекту:

| № п/п | Показники стану ринку (найменування) | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кількість головних гравців, од | 4 |
| 2 | Загальний обсяг продаж, грн/ум.од | 40000 |
| 3 | Динаміка ринку (якісна оцінка) | Зростає |
| 4 | Наявність обмежень для входу (вказати характер обмежень) | Немає |
| 5 | Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації | Потребує |
| 6 | Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку), % | 200% |

Ринок є привабливим для входження

Таблиця 4.5. Характеристика потенційних клієнтів стартап‐проекту:

| № п/п | Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Відмінності у поведінці різних потенційних цільових груп клієнтів | Вимоги споживачів до послуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потреба в якісній воді,що відповідає нормативним показникам якості питної | Станції водоочистки та водо підготовки, промислові підприємства, приватні клієнти | - | Товар має виконувати якісно задачі використання |

Таблиця 4.6. Фактори загроз:

| № п/п | Фактор | Зміст можливості | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Політико-правове середовище, зміна законодавства і нормування | Продукт є наукоємним тому потрібні люди з певними навичками | Пошук персоналу у науково-дослідних інститутах та організаціях |
| 2 | Потреба в ресурсах | Для створення продукту потрібне технічне забезпечення та певні умови для тестування працездатності | Укладання договорів з поставниками ресурсів та оренда приміщень для виготовлення та тестування продукту |
| 3 | Трудова міграція фахівців за кордон | Підвищення кваліфікованості спеціалістів | Розширення штату |

Таблиця 4.7. Фактори можливостей:

| № п/п | Фактор | Зміст можливості | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конкуренція | Спонукає розробляти і виробляти нові технології, покращувати метод виробництва | Покращення характеристик товару |
| 2 | Попит | Існування стійкого попиту означає, що більшість клієнтів зацікавлені у використанні технології | Покращення характеристик товару |

Таблиця 4.8. Ступеневий аналіз конкуренції на ринку:

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкурентоспроможною) |
| --- | --- | --- |
| 1. Тип конкуренції - олігополія | На ринку присутня велика кількість компаній | Підвищувати якість товару за рахунок використання передових технологій та залучення кваліфікованого персоналу |
| 2. За рівнем конкурентної боротьби - національна | Місцезнаходження фірм не обмежується територіально; офіси розміщено у різних містах | Створювати веб-сайт компанії |
| 3. За галузевою ознакою - внутрішньогалузева | Економічна боротьба між різними товаровиробниками, які діють в одній галузі економіки, виробляють і реалізують однакові товари, що задовольняють одну й ту саму потребу, але мають відмінності у виробничих затратах, якості, ціні, тощо. | Слідкувати за продуктами конкурентів |
| 4. Конкуренція за видами товарів: - товарно‐родова | Конкуренція між товарами одного виду | Покращувати якість товару |
| 5. За характером конкурентних переваг - цінова | Передбачає продаж продукції за більш низькими цінами, ніж конкуренти. | Продавати товар за низькою ціною. |
| 6. За інтенсивністю - марочна | Боротьба носить явно виражений марочний характер, велике значення набуває брендинг | Реклама товару, створення символіки продукту |

Більш детальний аналіз умов конкуренції в галузі  можна провести за миделю 5 сил М. Портера (табл. 4.9).

Таблиця 4.9. Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером:

| Складові аналізу | Прямі конкуренти в галузі | Потенційні конкуренти | Постачаль-ники | Клієнти | Товаро-замінники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приватні компанії; лабораторії при підприємствах з виготовлення бутильованої води; державні наукові установи. | Нові приватні лабораторії і лабораторії міжнарод-ного типу. | Товар прода-ється безпосеред-ньо розробниками | Вимоги до якості і довговіч-ності | Замінни-ків немає |
| Висновки | Інтенсивність досить висока | Можливості входу в ри‐ нок існують | Постальники не диктують умови роботи на ринку | Товар має бути якісним і довговіч-ним | Обмежень немає |

Таблиця 4.10. Обґрунтування факторів конкурентоспроможності:

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Обґрунтування (наведення чинників, що роблять фактор для порівняння конкурентних проектів значущим) |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Якість розробки з точки зору показників якості та довговічності | Продукт має видавати стабільно високий відсоток ефективності використання і працювати стабільно |
| - 2 | Наявність наукових ресурсів | Для покращення якості продукції та технологічного шляху потрібні наукові ресурси |
| - 3 | Економічний (ціна товару) | Ціна товару не має бути занадто висока, щоб знайти потенційних покупців та сформувати імідж фірми |

Таблиця 4.11. Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін «Проведення моніторингу вмісту важких металів у водних об’єктах»:

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Бали 1-20 | Рейтинг товарів-конкурентів у порівнянні з нашим проектом |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –3 | –2 | –1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| 1 | Якість розробки з точки зору показників якості та довговічності | 20 |  |  |  |  |  |  | + |
| 2 | Наявність наукових ресурсів | 15 |  |  | + |  |  |  |  |
| 3 | Економічний (ціна товару) | 20 |  |  |  |  | + |  |  |

Таблиця 4.12. SWOT‐ аналіз стартап‐проекту:

| Сильні сторони: Науково-технічне забезпечення Соціо-культурне середовище Вітчизняні постачальники | Слабкі сторони: Конкуренція Інформованість клієнтів Безпечність робочого процесу |
| --- | --- |
| Можливості: Збільшення попиту Підвищення уваги до охорони екології Обов’язковість очистки стоків Розширення компанії Підвищення кваліфікації Розширення штату Доступність Короткі терміни поставок мембран | Загрози: Збільшення конкуренції Відтік трудових ресурсів Сильні технології |

Таблиця 4.13. Альтернативи ринкового впровадження стартап‐проекту:

| № п/п | Альтернатива (орієнтовний комплекс заходів) ринкової поведінки | Ймовірність отримання ресурсів | Строки реалізації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дослідження поведінки споживаа, пошук нових наукових ресурсів, вдосконалення обладнання, створення рекламної компанії, взаємодія з покупцями для перевірки працездатності обладнання, вихід на ринок | 90% | 1 рік |
| 2. | Дослідження поведінки споживачів, пошук інвесторів, пошук нових наукових ресурсів, тестування обладнання, вихід на ринок. | 70 % | 2 роки |

4.4 Розроблення ринкової стратегії проекту

Для розроблення ринкової стратегії в першу чергу необхідним є визначення стратегії охоплення ринку: опис цільових груп потенційних споживачів (табл. 4.14).

Таблиця 4.14. Вибір цільових груп потенційних споживачів:

| № п/п | Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Готовність споживачів сприйняти продукт | Орієнтовний попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промислові підприємства | Готові | Високий | Середня | Середня |
| 2. | Приватні особи | Готові | Високий | Середня | Середня |
| 3. | Станції водоочистки та водопідготовки | Готові | Низький | Середня | Середня |

В результаті аналізу табл. 5.14 в якості цільової групи обрано групи № 1 та 2

Таблиця 4.15. Визначення базової стратегії розвитку:

| № п/п | Обрана альтернати-ва розвитку проекту | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкурентоспроможні позиції відповідно до обраної альтернативи | Базова стратегія розвитку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | За рахунок вели-ких можливостей по об’ємах збуту товарів (портфеля укладених контрактів на постачання) і продуктивності підприємство може добитися менших витрат | Витрати на виробництво | Стратегія лідерства на витратах |
| 2 | 2 | Надання товару важливих з точки зору споживача відмітних власти-востей, які роблять товар відмінним від товарів конкурентів. | Формування попиту у користувачів за ра-хунок спеціального функціоналу та висо-кої якості товару | Стратегія диферен-ціації |

Обрано стратегію диференціації.

Таблиця 4.16. Визначення базової стратегії конкурентної поведінки:

| № п/п | Чи є проект «першопрохідцем» на ринку? | Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів? | Чи буде компанія копіювати основні характеристики товару конкурента, і які? | Стратегія конкурентної поведінки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ні | Так | Так, основний функціонал | Наслідування лідера |

Таблиця 4.17. Визначення стратегії позиціонування:

| № п/п | Вимоги до товару цільової аудиторії | Базова стратегія розвитку | Ключові конкуренто-спроможні позиції власного стартап-проекту | Вибір асоціацій, які мають сформувати комплексну позицію власного проекту (три ключових) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Висока точність результатів, швидкість визначення, бюджетність | Стратегія диферен-ціації | Стратегія наслідування лідера | Оптимальне співвідношення ціна/якість, наукоємкість, співпраця |

4.5. Розроблення маркетингової програми стартап-проекту

Першим кроком є формування маркетингової концепції послуги, яку отримає споживач. Для цього у табл. 4.18 підсумовано результати попереднього аналізу конкурентоспроможності товару.

Таблиця 4.18. Визначення ключових переваг концепції потенційного товару:

| № п/п | Потреба | Вигода, яку пропонує товар | Ключові переваги перед конкурентами (існуючі або такі, що потрібно створити) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потреба у послузі очистки води від мікрокомпонентів As й приведення її до ормативних показників якості питної води | Уникнення штрафів за скид забруднених стічних вод, впевненість у відсутності небезпеки для здоров’я | Доступність Висока якість результатів Стабільність роботи |

Таблиця 4.19. Опис трьох рівнів моделі послуги (товару):

| Рівні товару | Сутність та складові |
| --- | --- |
| І. Товар за задумом | Базова потребе споживача, яку задовольняє товар – очистка води від мікрокомпонентів As, проведення аналізів швидко, у рамках бюджету і на високому рівні |
| ІІ. Товар у реальному виконанні | Властивості/характеристики |
|  | 1.Сумісність з більшістю обладнання 2. Низька ціна 80 у.о. 3. Безпечно для користування 4. Висока надійність |
|  | Якість: стабільна робота та простота використання |
|  | Марка: "Мій проект" |
| ІІІ. Товар із підкріпленням | До продажу – гарантія, надання кредиту |
|  | Після продажу – доставка, налаштування. |
| За рахунок чого потенційний товар буде захищено від копіювання: захист інтелектуальної власності |  |

Таблиця 4.20. Визначення меж встановлення ціни:

| № п/п | Рівень цін на товари-замінники | Рівень цін на товари-аналоги | Рівень доходів цільової групи споживачів | Верхня та нижня межі встановлення ціни на товар/послугу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 100– 300 у.о. | 1000 у.о. і вище | 60 – 150 у.о. |

Необхідним також є вибір оптимальних систем збуту товару/послуги, в межах якого буде прийматись рішення (табл. 4.21) - власними силами або за допомогою посередників, вибір глибини каналу збуту, вибір посередників.

Таблиця 4.21. Формування системи збуту:

| № п/п | Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару/пос-луги | Глибина каналу збуту | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замовлення товару на сайті або безпосередньо у розробників | Встановлення контакту, інформування, поділ, зберігання, сортування | Канал нульового рівня | Виробник безпосередньо збуває продукцію покупцям |

Висновки до розділу 4.

Проведений аналіз конкурентоспроможності запропонованої технології очистки води від мікрокомпонентів арсену й приведення водних розчинів до нормативних показників якості питної води показав, що її ринкова комерціалізація є високою через свої переваги над конкурентами . Було встановлено, що на даному етапі є висока можливість ринкової комерціалізації проекту. Оскільки цей ринок розвивається дуже швидко, то це, в свою чергу, підвищить шанси залучити фінансування для даної розробки.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі вирішена важлива наукова проблема з екологічної безпеки – встановлено закономірності специфічної поведінки токсичного мікрокомпоненту арсену в системі водний розчин – мембрана та створено наукові засади для ефективного видалення даного компоненту в процесах мембранного опріснення до нормативних показників 
якості питної води (при збереженні технологічних характеристик мембран); для прогнозування якості та складу продуктів мембранного розділення; виключення чи зменшення ризиків вторинного забруднення довкілля.

Основними результатами є наступні:

1. Встановлено, що при підвищенні концентрації арсену в розчині, коефіцієнт його затримки  нанофільтраційними мембранами зростає, однак інтервал концентрацій залежить від природи мембрани. Отримані закономірності відповідають капілярно-фільтраційній моделі механізму селективної проникності в процесі нанофільтрації.

2. Видалення As(V) мембраною ОПМН-П із реальної підземної води досягає 93,3-95,7% при ступені відбору пермеату 90% та концентрації арсену у вихідному розчині 116-220 мкг/дм3 і забезпечує одержання пермеатів, які відповідають якості питної води за вмістом даного мікрокомпонента.

3. Виявлено високу ефективність (93-99%) затримки сполук As(V) в процесі нанофільтрації з використанням мембрани 
ОПМН-П в широкому діапазоні рН розчину, концентрації фонового електроліту, робочого тиску при ступені відбору пермеату до 90%.

4. Досліджено вплив рН та ступеню відбору пермеату на ефективність видалення сполук As(III) із води нанофільтраційною мембраною ОПМН-П. Встановлено, що коефіцієнт затримки арсеніту вказаною мембраною становить 43,8-70,3%  в інтервалі рН 4,8-10,3 при 
ступеню відбору пермеату 50%, що суттєво перевищує ефективність інших типів нанофільтраційних мембран (NF-45 та NF270) за даним
 показником. Попередня обробка арсенітвмісного розчину в циркуляційному режимі в ВУФ чи TiO2-ВУФ-реакторі протягом лише 2-х хвилин забезпечує затримку сполук арсену мембраною ОПМН-П 
на рівні 95%, що дозволяє отримувати пермеати з вмістом арсену рівним, чи значно нижчим ГДК арсену для питної води при
 концентрації As(III) в вихідному розчині біля 130 мкг/дм3. Отримані результати свідчать про принципову можливість практично повного окиснення арсеніту до арсенату в проточних УФ реакторах, тривалість перебування води в яких є незначною, і складають основу для проектування та впровадження вказаних реакторів для очистки води від сполук As(III). Використання запропонованої гібридної технологічної схеми є більш екологічно-доцільним вирішенням задачі зниження  вмісту арсену в пермеатах до норм питного водопостачання у порівнянні з технологічною схемою, яка поєднує баромембранну обробку з наступним сорбційним доочищенням опрісненої води, оскільки виключає небезпеку вторинного забруднення довкілля відпрацьованим сорбентом чи високотоксичними регенераційними розчинами. Запропонована гібридна схема (з застосуванням методу нанофільтрації) може бути використана також для кондиціонування за вмістом арсену діалізатів електродіалізних установок.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.	Сравнительная оценка сорбционных свойств промышленных и экспериментальных гибридных материалов по отношению к примесям As(ІІІ) и As(V) в воде / [З. Малецкий, Т. Митченко, Н. Макарова та ін.]. // Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті. – 2012. – С. 21–30

2.	Kang M., Kawasaki M., Tamada S., Kamei T., Magara Y. // Desalination. – 2000. – 131. – P. 293 – 298.

3.	ВОЗ. Уменьшение содержания мышьяка в целях обеспечения безопасности грунтовых вод / Доклад Секретариата от 25 мая 2006 г. – 7 с..

4.	Smedley P., Nicolli H.B., Macdonald D.M.J., Barros A.J., Tullio J.O. // Appl. Geochem. – 2002. – 17, N 3. – P. 259 – 284.

5.	Ng K. Arsenic removal technologies for drinking water treatment / K. Ng, Z. Ujang, P. Le-Clech. // Reviews in Environmental Science and BioTechnology. – 2004. – №3. – С. 43–53.

6.	Litter M. I. Possible treatments for arsenic removal in Latin American waters for human consumption / M. I. Litter, M. E. Morgada, J. Bundschuh. // Environmental Pollution. – 2010. – №158. – С. 1105–1118.

7.	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральная научно- производственная ветеринарная радиологическая Лаборатория" [Електронний ресурс].  – Формат доступу: http://www.fgu-radiovetlab.ru/deystvie-myshyaka-na-organizm.html

8.	ИнжСтрой.Безреагентные установки обезжелезивания артезианской воды [Електронний ресурс]. – Формат доступу: http://injstroj.ru/myshyak-v-pitevoj-vode/

9.	Аквафор Трейдинг. Очистка воды от мышьяка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.a-filter.ru/ochistka_vody_ot_myshjaka

10.      Perspectives of low cost arsenic remediation of drinking water in Pakistan and other coutries / [A. H. Malik, Z. M. Khan, Q. Mahmood та ін.]. // Journal of Hazardous Materials. – 2009. – №168. – С. 1–12.

11.	Removal of arsenic and humic substances (HSs) by electro-ultrafiltration (EUF) / [Y. Weng, L. H. Chaung-Hsieh, H. Lee та ін.]. // Journal of Hazardous Materials. – 2005. – №122. – С. 171–176.

12.	Sorlini S. Conventional oxidation treatments for the removal of arsenic with chlorine dioxide, hypochlorite, potassium permanganate and monochloramine / S. Sorlini, F. Gialdini. // Water Research. – 2010. – №30. – С. 1–7.

13.	Oregon Department of Human Services. Health effects information Arsenic. Oregon : Office of Environmenta Public Health, 2002.

14.	WHO. Arsenic in Drinking-water. Geneva : World Health Organization, 2003

# 15.	DSanPiN 2.2.4-171-10. Public health standards and regulations "Hygienic requirements for drinking water intended for human use ". MOZ Ukraine, 2010 . (in Ukrainian)

# 16.	Исследовательская работа «Очистка питьевой воды с использованием в качестве сорбента оксогидроксида алюминия» [Електронний ресурс]. – Формат доступу:https://www.nkj.ru/konkurs/detail.php?ID=24141

17.	Онлайн Энциклопедия Кругосвет. Мышьяк. [Електронний ресурс]. –  Формат доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%8C%D1%8F%D0%BA

# 18.	Practical perfomance and its efficiency of arsenic removal from groundwater using Fe-Mn binary oxide / [F. Chang, J. Qu, R. Liu та ін.]. // Journal of Environmental Sciences. – 2010. – №22. – С. 1–6.

19.     Perspectives of low cost arsenic remediation of drinking water in Pakistan and other coutries / [A. H. Malik, Z. M. Khan, Q. Mahmood та ін.]. // Journal of Hazardous Materials. – 2009. – №168. – С. 1–12.

# 20.	Removal of arsenic and humic substances (HSs) by electroultrafiltration (EUF) / [Y. Weng, L. H. Chaung-Hsieh, H. Lee та ін.]. // Journal of Hazardous Materials. – 2005. – №122. – С. 171–176.

21.	Sorlini S. Conventional oxidation treatments for the removal of arsenic with chlorine dioxide, hypochlorite, potassium permanganate and monochloramine / S. Sorlini, F. Gialdini. // Water Research. – 2010. – №30. –С. 1–7.

22.	Fang J. Arsenic rejection by nanofiltration membranes: effect of operating parameters and model analysis / J. Fang, B. Deng // Environmental Engineering Science. – 2014. – V. 31, N 9. – P. 495-506.

23.	Smedley D.G. A review of the source, behaviour, and distribution of arsenic in natural waters / D.G. Smedley, D.G. Kinniburgh // Applied Geochemistry. – 2002.– V. 17, N 5. – P.517-568.

24.	DeMarco M.J. Arsenic removal using a polymeric/inorganic hybrid sorbent / M.J. DeMarco, A.K. SenGupta, J.E. Greenleaf // Water Research. – 2003. – 37, N 1.– P.164- 176.

25.	Уменьшение содержания мышьяка в целях обеспечения безопасности грунтовых вод / ВОЗ. Доклад Секретариата, 25 мая 2006. – 7 с. – Формат доступу: http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/EB118/B118_14-ru.pdf

26.	Смоляр В.І. Арсен в харчових продуктах і раціонах та його токсичність / В.І. Смоляр, Г.І. Петрашенко // Проблеми харчування. – 2009. – № 3-4. – С. 46-52.

27.	Arsenic and fluoride exposure in drinking water: children’s IQ and growth in Shanyin county, Shanxi province, China / S. X Wang, Z. H. Wang, X.T. Cheng [et al.] // Environmental Health Perspectives. – 2007. – V. 115, N 4. – P. 643-647.

28.	Smith A.H. Contamination of Drinking Water by Arsenic in in Bangladesh / A.H. Smith, E.O. Lingas, M. Rahman // Bulletin of the World Health Organization. – 2000. – 78, N 9. – P.1093-1103.

29.	Arsenic in drinking water: not just a problem for Bangladesh / D. Halem, S.A. Bakker, G.L. Amy, J.C. Dijk // Drinking Water Engineering and Science Discussions. – 2009. – N 2. – P. 51-64.

30.	Ning R. Y. Arsenic removal by reverse osmosis / R.Y. Ning // Desalination. – 2002. – 143, N 3. – P. 237-241.

31.	Caussy D. A field guide for detection, management and surveillance of arsenicosis cases / D. Caussy. – New Delhi: WHO, regional Office for South-East Asia, 2005. – 37 p.

32.	Environmental Health Criteria 224. Arsenic and arsenic compounds. Second edition / A. Gomez-Caminero, P. Howe, M. Hughes [et al.]. – Geneva: WHO, 2001. – 66 p.

33.	US EPA, National Primary Drinking Water Regulations; Arsenic and Clarifications to Compliance and New Source Contaminants Monitoring; Final Rule // Federal Register. – 2001– V. 66, N 14. – P. 6975-7066.

34.	ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. – Київ: Мінекономрозвитку України, 2014. – 26 с.

35.	Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10).

36.	Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання. – Київ: Держспоживстандарт України, 2007. – 36 с

37.	Екосередовище і сучасність. Т. 2: Регіональні процеси, прогнозування й оптимізація екосередовищ / Дорогунцов С.І., Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. – К. : Кондор, 2006. – 474 с.

38.	Arsenate removal by zero valent iron: Batch and column tests / M. Biterna, A. Arditsoglou, E. Tsikouras, D. Voutsa // Journal of Hazardous Materials. – 2007. – 149, N 3. – P. 548-552.

39.	Arsenic in Ground Water of the United States: Occurrence and Geochemistry / A.H. Welch, D.B. Westjohn, D.R. Helsel, R.B. Wanty // Ground Water. – 2000. – 38, N 4. – P. 589 - 604.

40.	Сравнительная оценка сорбционных свойств промышленных и экспериментальных гибридных материалов по отношению к примесям As(III) и As(V) в воде / З.В. Малецкий, Т.Е. Митченко, Н.В. Макарова [и др.] // Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті. – 2011. – № 4(6). – С. 21-30.

41.	Линник П.М. Уміст арсену та його розподіл між розчинною й завислою формами у воді транскордонної ділянки річки Тиса / П.М. Линник, М.П. Скоблей // Наукові праці УкрНДГМІ. – 2015. – Вип. 267. – С. 56-63.

42.	Природа Закарпатської області / За ред. К.І. Геренчука. – Львів: Вища школа, 1981. – 156 с.

43.	Ergican E. The effect of co-occurring inorganic solutes on the removal of arsenic (V) from water using cationic surfactant micelles and an ultrafiltration membrane / E. Ergican, H. Gecol, A. Fuchs // Desalination. – 2005. – 181. – P. 9-26.

44.	Линник П.Н. Мышьяк в природных водах: формы нахождения, особенности миграции, токсичность (обзор) / П.Н. Линник // Гидробиологический журнал. – 2015. – Т.51, № 4. – С. 91-116.

45.	Elteren J. T. Speciation of inorganic arsenic in some bottled Slovene mineral waters using HPLC–HGAFS and selective coprecipitation combined with FI-HGAFS / J. T. Elteren, V. Stibilj, Z. Slejkovec // Water Research. – 2002. – 36. – P. 2967-2974.

46.	US Environmental Protection Agency. Arsenic occurrence in Public Drinking Water Supplies. USEPA Office of Ground Water and Drinking Water, Washington, DC, Dokument No EPA-815-R-00-023, December 2000.

47.	Effect of pH on the removal of arsenic and antimony using reverse osmosis membranes / M. Kang, M. Kawasaki, S. Tamada [et al.] // Desalination. – 2000. – 131. – P. 293-298.

48.	Arsenic in Drinking Water. 2001 update / National Research Council. – Washington: National Academy Press, 2001. – 226 p.

49.	Combined use photocatalyst and adsorbent for the removal of inorganic arsenic (III) and organoarsenic compounds from aqueous media / T. Nakajima, Y.H. Xu, Y.Mori [et al.] // Journal of Hazardous Materials. – 2005. – 1-3. – P. 75-80.

50.	Ferguson J.F. A review of the arsenic cycle in natural waters / J.F. Ferguson, J.Gavis // Water Research. – 1972. – 6. – P. 1259-1274.

51.	 Neff J.M. Ecotoxicology of arsenic in the marine environment / J.M. Neff // Environmental Toxicology and Chemistry. – 1997. – 16, N 5. – P. 917-927.

52.	Hydrogeochemistry of arsenic and other inorganic constituents in groundwaters from La pampa, Argentina / P. Smedley, H.B. Nicolli, D.M.J. Macdonald [et al.] // Applied Geochemistry. – 2002. – 17, N 3. – P. 259-284.

53.	Стрелко В.В. Мышьяк и основные методы его удаления при водоподготовке / В.В. Стрелко, Н.И. Чубарь // Химия и технология воды. – 2000. – 22, № 1. – С. 74- 90.

54.	Effect of operating conditions in removal of arsenic from water by nanofiltration membrane / H. Saitua, M. Campderros, S. Cerutti, A.P. Padilla // Desalination. – 2005. – 172. – P.173-180.

55.	Application of low-pressure nanofiltration coupled with a bicycle pump for the treatment of arsenic-contaminated groundwater / J.-I. Oh, K. Yamamotto, H. Kitawaki [et al.] // Desalination. – 2000, – 132. – P. 307-314.

56.	Performance of nanofiltration for arsenic removal / Y. Sato, M. Kang, T. Kamei, Y. Magara // Water Research. –2002. – 36. – P.3371-3377.

57.	Saitua H. Experimental investigation on arsenic removal with a nanofiltration pilot plant from naturally contaminated groundwater / H. Saitua, R. Gil, A.P. Padilla // Desalination. – 2011. – 274. – P. 1-6.

58.	Frenkel V.S. Seawater Desalination: Trends and Technologies / V.S. Frenkel // Desalination, Trends and Technologies. Edited by Michael Schorr. – ISBN: 978-953- 307-311-8. – InTech Europe, 2011. – P. 119-128.

59.	Технико-экономическая и гигиеническая оценка существующих методов и средств опреснения природных и сточных вод / В.Д. Гребенюк, Л.А. Мельник, И.И. Пенкало, Н.П. Маркова // Новое в науке, технике и производстве. Обзор информации для руководителя. – Сер. Охрана окружающей среды, Вып. 4. – К.: УкрНИИНТИ, 1990. – 34 с.

60.	Первов А.Г. Новые тенденции в разработке современных нанофильтрационнных систем для подготовки питьевой воды высокого качества: Обзор / А.Г. Первов, А.П. Андрианов, Р.В. Ефремов, Ю.В. Козлова // Серия. Критические технологии. Мембраны. – 2005. – Т. 25, № 1. – С. 18-34.

61.	Rejection of ammonium and nitrate from sodium chloride solutions by nanofiltration: Effect of dominant-salt concentration on the trace-ion rejection / M. Reig, E. Licon, O. Gibert [et. al.] // Chemical Engineering Journal. – 2016. – 303. – P. 401-408.

62.	Удаление соединений мышьяка в процессах электродиализного и обратноосмотического опреснения воды / Мельник Л.А., Бабак Ю.В., Самсони-Тодоров О.О., Гончарук В.В. // Вопросы химии и химической технологии. – 2014. – Т. 5-6 (98). – С. 76-82.

63.	Мельник Л.О. Вплив фонового електроліту на ефективність видалення арсенату в процесі нанофільтрації // Вопросы химии и химической технологии. – 2016. – Т. 4 (98). – С. 10-15.

64.	Мельник Л.О., Бабак Ю.В. Видалення As(V) із води методом нанофільтрації з використанням мембрани ОПМН-П // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції “Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти” (Київ, Україна, 28-30 жовтня 2015 р.). – Київ:НТУУ “КПІ”, 2015. – С.140-143.

65.	Голубев В.И. Методические указания по статистической обработке результатов измерений в лабораториях физического практикума / В.И. Голубев, Г.Д. Павлова, Г.И. Успенская, Т.Ф. Федорова. – Нижний Новгород: НГПИ, 1991. – 27 с.

66.	Зайдель А.Н. Ошибки измерений физических величин / А.Н. Зайдель. – Ленинград: Наука, 1974. – 108 с.

67.	ISO 17294-2:2003. Water quality -- Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) -- Part 2: Determination of 62 elements. – 21 p.

68.	Первов А.Г. Новые тенденции в разработке современных нанофильтрационнных систем для подготовки питьевой воды высокого качества: Обзор / А.Г. Первов, А.П. Андрианов, Р.В. Ефремов, Ю.В. Козлова // Серия. Критические технологии. Мембраны. – 2005. – Т. 25, № 1. – С. 18-34.

69.	Пат. на корисну модель № 94170 Україна, МПК C02F 1/32 (2006/01), C02F 1/44 (2006/01), C02F 1/72 (2006/01). Спосіб очистки води від сполук арсену / Л.О. Мельник, Ю.В. Бабак, В.В. Гончарук, О.О. Самсоні-Тодоров; Заявник та власник патенту Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України. – № а 2013 09447; заявл. 29.07.2013; опубл. 10.11.2014, Бюл № 21.

70.	Бабак Ю.В. Удаление соединений мышьяка из природных вод с использованием гибридной (фотокатализ-баромембранная обработка) системы / Ю.В. Бабак, Л.А. Мельник, В.В. Гончарук // Химия и технология воды. – 2014. – Т. 36, №. 6– С.546-558.

71.	Мельник Л.О. Наукові засади видалення токсичних мікрокомпонентів мангану, бору, арсену в процесах мембранного опріснення. – Автореф. дис. … докт. хім. наук.: 21.06.01 /Мельник Людмила Олексіївна. – К.: 2016. – 42 с.

72.	Мельник Л.О. Видалення As(V) із води методом нанофільтрації з використанням мембрани ОПМН-П / Л.О. Мельник, Ю.В. Бабак // Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти: III Міжнародна науковопрактична конференція, 28-30 жовтня 2015: матеріали конференції. – м. Київ: НТУУ “КПІ”, 2015. – С.140-143.

73.	Saitua H. Experimental investigation on arsenic removal with a nanofiltration pilot plant from naturally contaminated groundwater / H. Saitua, R. Gil, A.P. Padilla // Desalination. – 2011. – 274. – P. 1-6.

74.	Кочаров Р.Г. Теоретические основы обратного осмоса / Р.Г. Кочаров. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2007. – 143 с.

75.	Significance of hydrated radius and hydration shells ionic permeability during nanofiltration in dead and cross flow modes / B. Tansel, J. Sager, T. Rector [et al.] // Separation and Purification Technology. – 2006. – 51. – P. 40-47.

76.	Effect of operating conditions in removal of arsenic from water by nanofiltration membrane / H. Saitua, M. Campderros, S. Cerutti, A.P. Padilla // Desalination. – 2005. – 172. – P.173-180.

77.	Performance and mechanism of arsenic removal from water by a nanofiltration membrane / C.M. Nguyen, S. Bang, J. Cho, K.-W. Kim // Desalination. – 2009. – 245. – P. 82-94.

78.	Influence of operating parameters on the arsenic removal by nanofiltration / A. Figoli, A. Cassano, A. Criscuoli [et al.] // Water Research. – 2010. – 44. – P. 97-104.

79.	Fang J. Arsenic rejection by nanofiltration membranes: effect of operating parameters and model analysis / J. Fang, B. Deng // Environmental Engineering Science. – 2014. – V. 31, N 9. – P. 495-506.

80.	Vrijenhoek E.M. Arsenic removal from drinking water by a “loose” nanofiltration membrane / E.M. Vrijenhoek, J.J. Waypa // Desalination. – 2000. – 130. – P. 265-277.

81.	Кочаров Р.Г. Теоретические основы обратного осмоса / Р.Г. Кочаров. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2007. – 143 с.

82.	Дытнерский Ю.И. Баромембранные процессы. Теория и расчет / Ю.И. Дытнерский. – М.: Химия, 1986. – 272 с.

83.	Vrijenhoek E.M. Arsenic removal from drinking water by a “loose” nanofiltration membrane / E.M. Vrijenhoek, J.J. Waypa // Desalination. – 2000. – 130. – P. 265-277.

84.	Fang J. Arsenic rejection by nanofiltration membranes: effect of operating parameters and model analysis / J. Fang, B. Deng // Environmental Engineering Science. – 2014. – V. 31, N 9. – P. 495-506.

85.	Effect of operating conditions in removal of arsenic from water by nanofiltration membrane / H. Saitua, M. Campderros, S. Cerutti, A.P. Padilla // Desalination. – 2005. – 172. – P.173-180.

86.	A method for preparing ferric activated carbon composites adsorbents to remove arsenic from drinking water / Q. L. Zhang, Y.C. Lin, 
X. Chen, N. Y. Gao // Journal of Hazardous Materials. – 2007. – 148. – P. 671-678.

87.	Lien H-L. High level arsenite removal from groundwater by zero-valent iron / HL.Lien, R.T. Wilkin // Chemosphere. – 2005. – 59. – P. 377-386.

88.	Nicolaidis N.P. Arsenic removal by zero-valent iron: field, laboratory and modeling studies / N.P. Nicolaidis, G.M. Dobbs, J.A. Lackovic // Water Research. – 2003. – 37. – P. 1417-1425.

89.	Бабак Ю.В. Удаление соединений мышьяка из природных вод с использованием гибридной системы (фотокатализ – обратный осмос) / Ю.В.Бабак, 318 Л.А. Мельник, В.В.Гончарук // Химия и технология воды. – 2014. – Т.36, № 6. – С. 546-558.

90.	Melnyk L. Development of the sorption-membrane “green” technology for boron removal from natural and wastewaters / L. Melnyk, V. Goncharuk, I. Butnyk, E. Tsapiuk // Desalination. – 2007. – 205. – P. 206-213.

91.	Kim M.-J. Oxidation of arsenite in ground- water using ozone and oxygen / M.J.Kim, J. Nriagu // The Science of the total Environment. – 2000. – V. 247, No 1. – P. 71-79.

92.	The importance of dehydration in determination ion transport in narrow pores / L.A. Richards, A.I. Schäfer, B.S. Richards, B. Corry // SMALL. – 2012. – 8, N 11. – P. 1701-1709.

93.	Combined use photocatalyst and adsorbent for the removal of inorganic arsenic (III) and organoarsenic compounds from aqueous media / T. Nakajima, Y.H. Xu, Y.Mori [et al.] // Journal of Hazardous Materials. – 2005. – 1-3. – P. 75-80.

94.	Lee H. Photocatalytic Oxidation of Arsenite in TiO2: Kinetics and mechanisms / H. Lee and W. Choi // Environmental Science Technology. – 2002. – 36, N 17. – P. 3872- 3878.

95.	Itakura T. Arsenic recovery from water containing arsenite and arsenate ions by hydrothermal mineralization / T. Itakura, R. Sasai, H. Itoh // Journal of Hazardous Materials. – 2007. – 146, N 1-2. – P. 328-333.

38.	Смоляр В.І. Арсен в харчових продуктах і раціонах та його токсичність /