НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є. О. Патона

Кафедра   зварювального  виробництва

До захисту допущено

Завідувач кафедри

______ Вячеслав КВАСНИЦЬКИЙ

«___»____________2021 р.

Дипломний проект

на здобуття ступеня бакалавра

за освітньо-професійною програмою «Технології та інжиніринг у зварюванні»

спеціальності 131 «Прикладна механіка»

на тему: Напівавтоматичне дугове зварювання під водою  порошковим дротом ППС-АН2

Виконав:

студент  IV курсу,  групи ЗВ-71

Цзі Цзюньвень

Керівник:

Доцент, к.т.н., доцент,

Стреленко Наталія Михайлівна

Консультант з економічної частини:

Доцент, к.е.н., доцент

Глущенко Ярослава Іванівна

Консультант з охорони праці:

Зав. каф., професор, д.т.н., професор

Левченко Олег Григорович

Рецензент:

Доцент, к.т.н., доцент,

Чорний Андрій В’ячеславович

Засвідчую, що у цьому дипломному проекті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

Київ – 2021 рік

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського »

Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є. О. Патона

Кафедра зварювального  виробництва

Рівень вищої освіти –  перший  (бакалаврський)

Спеціальність – 131 «Прикладна механіка»

Освітньо-професійна програма «Технології та інжиніринг у зварюванні»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_______  Вячеслав КВАСНИЦЬКИЙ

«     » __________________ 2021 р.

ЗАВДАННЯ

на дипломний проект студенту

Цзі Цзюньвеню

1. Тема проекту   «Напівавтоматичне дугове зварювання під водою  порошковим дротом ППС-АН2»,

керівник проекту   Стреленко Наталія Михайлівна, к.т.н., доцент,

затверджені наказом по університету від     «27»   травня    2021 р. № 1355-с

2. Термін подання студентом проекту    6  червня  2021  р. (за 14 днів до захисту)

3. Вихідні дані до проекту     Матеріал виробу – сталь Ст 3, зварювання під водою, порошковий дріт ППС-АН2 для підводного зварювання, оснащення та обладнання для підводного зварювання

4. Зміст пояснювальної записки:

Провести обґрунтований літературний аналіз існуючих технологій та особливостей процесу зварювання під водою. Основні особливості дугового зварювання під водою  порошковим дротом. Матеріали, оснащення та устаткування для підводного зварювання. Підготовка зварювальних матеріалів в умовах підводного зварювання. Технологія напівавтоматичного дугового зварювання під водою  порошковим дротом. Експериментальні дослідження напівавтоматичного дугового зварювання під водою  порошковим дротом ППС-АН2. Вплив параметрів зварювання на хімічний склад наплавленого металу. Механічні властивості зварних з’єднань при  напівавтоматичному дуговому зварюванні під водою  порошковим дротом ППС-АН2. Загальні висновки дипломного проекту.

5. Перелік графічного матеріалу (із зазначенням обов’язкових креслеників, плакатів, презентацій тощо)

презентація результатів дослідження дугового зварювання під водою  порошковим дротом ППС-АН2

6. Консультанти розділів проекту

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Економічна частина | Глущенко Я. І., доц. |  |  |
| Охорона праці | Левченко О. Г., зав. каф. |  |  |

7. Дата видачі завдання     15 квітня 2021 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання дипломного проекту | Строк виконання етапів проекту | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вивчення і аналіз літератури за темою проекту | 17 квітня |  |
| 2 | Систематизація матеріалів для включення до пояснювальної записки | 20 квітня |  |
| 3 | Розробка технологічної частини проекту | 15 травня |  |
| 4 | Збір додаткових матеріалів, детальна розробка і обґрунтування проектних рішень | 30 травня |  |
| 5 | Оформлення графічного матеріалу | 1 червня |  |
| 6 | Остаточна літературна обробка тексту пояснювальної записки і підготовка доповіді на захист | 2 червня |  |

Студент                                        			   Цзі ЦЗЮНЬВЕНЬ

Керівник 			                        		   Наталія СТРЕЛЕНКО

| Анотація Даний дипломний проект присвячений розробці технології дугового зварювання під водою порошковим дротом ППС-АН2 для забезпечення якісного формування зварного з’єднання. Проведений літературний аналіз історії розвитку зварювання під водою, розглянуті сучасні технологій і особливості процесу підводного зварювання. Обгрунтований аналіз особливостей металургійних процесів при мокрому зварюванні і формування структури металу зварних з'єднань. Розглянуті матеріали, оснащення та устаткування для підводного зварювання. Підготовка зварювальних матеріалів в умовах підводного зварювання. Проведений ряд експериментальних дослідженнь напівавтоматичного дугового зварювання під водою порошковим дротом ППС-АН2. Досліджений вплив параметрів зварювання на хімічний склад наплавленого металу та механічні властивості зварних з’єднань при напівавтоматичному дуговому зварюванні під водою порошковим дротом ППС-АН2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЗВ 71.08.00.00.000ПЗ |  |  |  |  |  |
| Змн. | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Розроб. |  | Цзі Цзюньвень |  |  | Напівавтоматичне дугове зварювання під водою порошковим | Літ. |  |  | Арк. | Акрушів |
| Перевір. |  | Стреленко Н. М. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реценз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  | Лисак В.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затверд. |  | Квасницький В.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Annotation This diploma project is devoted to the development of underwater arc welding technology with flux-cored wire PPS-AN2. Research projects are as follows 1. History of underwater welding 2. The essence of the method of underwater arc welding 3. Features of metallurgical processes in wet welding and the formation of the metal structure of welded joints 4. Welding materials 5. Equipment for welding and cutting and their application 6. Ensuring labor protection and economic efficiency of product manufacturing |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розроб. |  | Цзі Цзюньвень |  |  |  |  |
|  | Перевір. |  | Стреленко Н. М. |  |  |  | 5 |

| Зміст Вступ……………………………………………………………………………………..7 1.1 Предметна база та актуальність дослідження 778 1.2 Історія розвитку підводного зварювання 10 1.3 Обладнання для зварювання і різання та їх застосування 13 1.4 Матеріали для зварювання під водою 17 1.41 Електроди для зварювання під водою 18 1.4.2 Порошковий дріт для зварювання під водою 21 1.5 Особливості підводного мокрого зварювання 23 1.5.1 Вплив водного середовища на зварювальну дугу 28 1.5.2 Дефекти підводного мокрого зварювання 31 1.6 Особливості металургійних процесів при мокрому зварюванні і формування структури металу зварних з'єднань. 35 2. Матеріали та обладнання для експерементальних досліджень зварювання під водою 40 2.1.2 Порошковий дріт ППС-АН2 42 2.2 Обладнання для експерементальних досліджень зварювання під водою 42 2.3 Зварюванні під водою порошковим дротом ППС-АН2 44 3.Режими дугового зварювання під водою порошковим дротом ППС-АН2 45 3.3 Хімічний склад та механічні властивості зварних (наплавлених) швів при підводному зварюванні порошковим дротом ППС-АН2 48 4.ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 49 4.1 Мета та завдання НДР1 50 4.2 Розрахунок планових витрат на проведення НДР 50 4.2.1 Витрати на оплату праці 50 4.2.2 Визначення розміру єдиного соціального внеску 52 4.2.4 Витрати на спеціальне обладнання 53 4.2.5 Вартість послуг сторонніх організацій 54 4.2.6 Витрати на службові відрядження 54 4.2.7 Інші прямі невраховані витрати по темі 54 4.2.8 Накладні витрати 55 4.2.9 Визначення планової кошторисної вартості теми 55 4.3 Науково-технічна ефективність НДР 56 5. Охорона праці 60 ВИСНОВКИ 67 Використана літертура 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЗВ 71.08.00.00.000ПЗ |  |  |  |  |  |
| Змн. | Лист | № докум. | Підпис | Дат |  |  |  |  |  |  |
| Розроб. |  | Цзі Цзюньвень |  |  | Напівавтоматичне дугове зварювання під водою порошковим | Літ. |  |  | Арк. | Аркушів |
| Перевір. |  | Стреленко Н. М. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Реценз. |  |  |  |  |  | НТУУ «КПІ» |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  | Лисак В.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затверд. |  | Квасницький В.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Вступ Технологія підводного зварювання ̶ це дослідження та розробки для ремонту та будівництва морських споруд. Сприяти постійному розвитку сфери застосування технології підводного зварювання. Наприклад, встановлення та будівництво платформ необхідних для видобутку підводних нафти, газу та інших мінеральних ресурсів, підйом та обслуговування суден, будівництво та порятунок у морі, прокладання підводних трубопроводів, регулярне обслуговування та обслуговування портових мостів. І це не повні приклади застосування підводного зварювання. Порівняно з конструкціями, які зварюються на суші, якість зварних з'єднань для конструкцій, що зварюються під водою, не може бути низькою. Однак фізичні та металургійні процеси підводного зварювання часто відбуваються в найважчих і екстремальних умовах. Характеристики підводного зварювання: збільшення тепловіддачі, рідкий метал зварювальної ванни багатий воднем і значний вплив тиску навколишнього середовища. Потрібно провести комплексні теоретичні та експериментальні дослідження. Розглянемо особливості підводного зварювання. Дослідження та розробки в цій галузі включають дослідження: швидкість охолодження насичення воднем, статичний тиск та інші фактори впливають на процес зварювання та якість швів. Дослідження повинно базуватися на зварюваності сталі, а також необхідно вивчати спеціальні зварювальні матеріали, способи зварювання та технологію зварювання. Крім того, воно повинно включати принципи механізованої автоматизації робочого процесу та розробки дистанційного управління та системи моніторингу. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 7 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| 1.1 Предметна база та актуальність дослідження З розвитком науки і техніки, люди поступово стали більш здатними освоювати океан. В умовах безперервного розвитку океану людством, навколо океану та в океані потрібно будувати велику кількість доків, дамб, шлюзів, океанських платформ, підводних нафтопроводів тощо. У морському машинобудуванні невіддільне від застосування технології підводного зварювання. Підводне зварювання є незамінним важливим технологічним засобом для підводної обробки металів, а також є найважливішою технологією в підводній експлуатації. Постійний розвиток і вдосконалення підводного зварювання, постійне вдосконалення технічних засобів. Технологія підводного зварювання відіграє надзвичайно важливу роль у розробці та використанні багатих підводних ресурсів. Тому, своєчасна увага та дослідження технології підводного зварювання, які можна застосувати до океанічної техніки, мають велике значення для розвитку океанічної промисловості моєї країни. На відміну від повітряного зварювання, конструктивні елементи для суднового обслуговування повинні витримувати більш складні умови. Наприклад, нести більше додаткових навантажень і сильнішу корозію [1]. Зазвичай в якості матеріалу для підводного будівництва ми вибираємо нержавіючу сталь. Оскільки нержавіюча сталь має високу міцність, хорошу пластичність і хорошу корозійну стійкість. Коли вона зварюється під водою, то не гартується і не затвердіває, при чому рідко трапляються холодні тріщини. Однак ціни на нержавіючу сталь набагато дорожче, ніж на звичайну вуглецеву сталь, тому з економічної точки зору часто використовується конструкція зварних конструкцій з нержавіючої сталі та вуглецевої сталі. В останні роки в галузях буріння нафти, транспортування нафти і газу та переробки нафти широко застосовується зварена конструкція з нержавіючої та вуглецевої сталі [2]. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 8 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| Порівняно із сухим зварюванням та зварюванням під високим тиском, підводне зварювання та різання мокрим способом мають низьку вартість, тому вони стали найкращим вибором для технічного обслуговування. У Європі та США мокре зварювання виконують ручним дуговим зварюванням. Однак основним обмеженням цього методу є те, що процес зварювання не є безперервним, що призводить до низької ефективності виробництва. В Європі та США для вологого ручного дугового зварювання використовують спеціальний електрод з водонепроникним шаром покриття. Недоліками ручного дугового зварювання (ММА) є наступні: - Довжина зварювального стрижня обмежена, процес зварювання не є безперервним, а ефективність виробництва низька. - Прямий контакт з водою призводить до швидкого затвердіння розплавленого басейну і поганого зовнішнього вигляду зварного шва. Швидке охолодження зварного шва та ЗТВ робить міцність з'єднання низькою. - Зварюівальна дуга призводить до наявності значної кількості водню та кисню в реакційній зоні зварювання, що зменшує міцність та пластичність матерввалу з’єднання. Одним із завдань розробки технології підводного зварювання є вдосконалення існуючої технології зварювання та різання під водою, а також розробка нових електродних матеріалів та ефективних методів різання металу та неметалу [3]. ІЕЗ ім. Є.О. Патона розробила нове покоління технології мокрого зварювання та різання, що базується на технології самозахисного порошкового дроту. У порівнянні з традиційним ручним дуговим зварюванням мокрим зварюванням та різанням, ця технологія має достатні переваги. Особливо у випадках, коли потрібна велика кількість зварювання та різання. Дослідження Напівавтоматичне дугове зварювання під водою порошковим дротом ППС- АН2, для підводного зварювання важливе значення має перехід до механізації. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 9 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| 1.2 Історія розвитку підводного зварювання Підводне зварювання розвивалося протягом останніх 100 років, початковий розвиток відбувається дуже повільно. Підводне зварювання відрізняється від зварювання на суші. Підводне зварювання є величезною проблемою для існуючих технологій та обладнання. Будівельні конструкції та компоненти обладнання в океані повинні витримувати багато складних ситуацій. І буде багато проблем, з якими не стикалися при зварюванні на суші. В даний час, у різних країнах світу застосовують і досліджують понад 20 видів методів підводного зварювання, де найбільш широко використовується дугове зварювання. Ще в 1802 році британський вчений Девід виклав можливість того, що електрична дуга може бути безпосередньо утворена у воді. у 1880 р. російський фізик В. М. Чиколев довів, що дуга електрода може горіти у воді. У 1917 р. Британський морський суднобудівний інститут вперше застосував підводне мокре зварювання для зварювання клепаних швів та витікаючих частин заклепок кораблів (ручне дугове зварювання підводними електродами). Відтоді, підводне зварювання зазнало тривалого розвитку. У той час зварювальними стрижнями, що використовувались для підводного зварювання, були лише ті зварювальні електроди, які покривали ізолюючим покриттям. Як ви можете собі уявити, такий простий електрод не тільки має низьку продуктивність процесу, але також має дуже низьку якість зварювального з'єднання. Метою вдосконалення цього методу є вдосконалення технології та розробка нових присадкових матеріалів. Тим самим усуваючи побічні ефекти насичення воднем під час зварювального процесу та покращуючи зварювальну здатність. Завдяки цим зусиллям, розроблена низьковуглецева сталь зварювального стрижня марки EPO-55, підвищили продуктивність водолазних зварників на 15%. Але зварювальний електрод можна використовувати лише для |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 10 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| зварювання в нижньому положені і не можна використовувати для зварювання в інших положеннях. У 1932 р. Професор Хренов Московського інституту залізничного транспорту, розробив перший у світі спеціальний підводний електрод з товстим покриттям. Поверхня цього електрода покрита водонепроникним шаром, щоб зробити підводну зварювальну дугу стабільною та стабільною. Форма зварного шва була значно покращена. Однак через низьку якість зварних швів підводне зварювання в цей час застосовується лише у тимчасових проектах, таких як порятунок затонулих кораблів та порятунок корабельних аварій. Під час Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу спеціальні водолазні бригади використовували ці спеціальні зварювальні електроди для різання та ремонту великих підводних споруд. У другій половині ХХ століття, оскільки різні країни продовжують розвивати морську промисловість, індустрія підводного зварювання процвітає. Підводне зварювання стало незамінним технічним засобом у морських розвідках нафти. Підводне зварювання вже не просто засіб тимчасового ремонту першої допомоги. Більше того, його зварні з'єднання також повинні мати достатню міцність, в'язкість, компактність та стійкість до корозії морської води. Для задоволення потреб освоєння океану різко зріс попит на підводне зварювання. Світові промислово розвинені країни посилили дослідницьку роботу з технологією підводного зварювання. Багато нових методів підводного зварювання впроваджено один за одним, а також якість зварних з'єднань також значно покращено. Підводне зварювання знаходиться в періоді процвітаючого розвитку. Оскільки підводне ручне дугове зварювання вдосконалено вченими всього світу, в 1940 році вчені розробили нове водонепроникне покриття для зварювальних електродив. Однак ефективність зварювального виробництва та якість зварювальних з'єднань підводного ручного дугового зварювання далеко не здатні задовольнити стрімко зростаючі вимоги океанської техніки. На початку 1950-х ручне дугове зварювання на суші поступово почало замінюватися механізованим напівавтоматичним зварюванням у вуглекислому |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 11 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| газі. Люди почали уявляти розробку нового методу підводного зварювання, який може поліпшити якість та ефективність зварювання. Деякі вчені почали думати, чи можна застосовувати напівавтоматичні зварювальні процеси та обладнання на суші для підводного зварювання. Безперервними зусиллями вчених, у 1965 роціу Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона провів низку дослідно-конструкторських робіт і розробив першу у світі нову технологію та обладнання для підводного зварювання та різання металу без газової камери. Напівавтоматична технологія та обладнання для підводного зварювання, винайдені Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона, внесли нову революцію в підводне зварювання. Використання цієї технології може зменшити участь персоналу в процесі зварювання в екстремальних умовах. Практичність цієї технології дозволяє безпосередньо виконувати зварювальні ремонтні роботи у воді без додаткових монтажних робіт. З 1965 по 1970 рік Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона провів низку досліджень щодо характеристик підводного зварювання та узагальнив основні знання про велику кількість зварних з'єднань, що захищаються у воді. І розробив зварювальні матеріали та обладнання для механізованого зварювання глибоководною дугою. - У 1965-1970 рр. в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона виконано комплекс досліджень особливостей зварювання під водою, розроблені основи захисту зварювання і легування металу шва у водному середовищі. Розроблено зварювальні матеріали та апаратура для дугового механізованого зварювання на великих глибинах. - У 1969 р вперше в світі здійснено підводне напівавтоматичне зварювання міцно-щільним швом водопроводу через ріку Дніпро у м. Дніпродзержинську. - З 1970-х років підводне зварювання застосовують при відновленні газопровідних труб, що працюють під високим тиском, корпусів суден, портових шлюзів і при будівництві різних гідротехнічних об'єктів. З викорис - |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 12 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| танням напівавтоматичного зварювання спеціальним порошковим дротом тільки на будівництві знаменитого газопроводу Уренгой - Західна Європа довжиною близько 5 тисяч кілометрів було зварено 794 річкових переходів. - У другій половині 1990-х і в перші роки після 2000 рр. були інтенсифіковані і поглиблені дослідження з метою розширення технологічних можливостей механізованого зварювання на глибинах до 100-200 м, встановлення природи і заходів запобігання пористості швів, підвищення стабільності дугового розряду при високих значеннях гідростатичного тиску. - У 2000-х роках продовжують виконуватися прикладні дослідження: із розробки підводного зварювання на глибинах континентального шельфу (до 300 м); зі створенню технологій дугового зварювання з адаптивним управлінням процесом формування металу шва і нового покоління зварювального устаткування. [4] 1.3 Обладнання для зварювання і різання та їх застосування Для того, щоб усвідомити переваги напівавтоматичного зварювання та різання, слід застосувати спеціальне обладнання унікальної конструкції. Напівавтоматична система підводного зварювання повинна працювати під водою протягом тривалого часу. Якщо живильник дроту розміщений на палубі, оскільки порошковий дріт не може бути відправлений на велику відстань, зварювання може проводитися лише поблизу ватерлінії судна. Перше занурювальне обладнання - це комерційна напівавтоматична машина, а пристрій для подачі дроту встановлений у пластиковій коробці. Через наявність гнучкого зварювального шланга коробка не є водонепроникною, тому повітря повинно постійно промиватися в коробці, щоб тиск у коробці перевищував гідростатичний. Очевидно, що перше напівавтоматичне обладнання має багато недоліків, основні з них такі: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 13 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| - Коли зварювальний дріт заблокований, водолазний зварник не може відкрити водолазну коробку, щоб усунути несправність і витягнути зварювальний дріт; - Прикріплена повітряна труба ускладнює підводний зварювальник наближення до зварюваної конструкції; - Повітря заповнене в коробці потрапляє в зону зварювального пальника і біля дуги утворюються зайві бульбашки, а видимість області дуги зменшується. [5] Умови навколишнього середовища змусили продовжувати дослідження та розробку більш зручного обладнання для задоволення потреб операцій у більш широкому діапазоні водних глибин. Через кілька років ці моделі пристроїв були розроблені. Інноваційні ідеї кожної моделі покращили якість використання і нарешті було розроблено напівавтоматичне обладнання, яке відповідає багатьом виробничим вимогам. Для механізованого та автоматичного підводного зварювання і різання порошковим дротом в ІЕЗ ім. Є.О. Патона створено ряд напівавтоматичної оригінальної конструкції, запатентованих у ряді промислово розвинених країн. Сучасна елементна база, нові матеріали і комплектуючі дозволили оновити парк розробок напівавтоматів з метою додання їм нових технічних і технологічних можливостей. Останню модель напівавтомата ПШ-160 (рис.1) призначено для підводного зварювання і різання металевих конструкцій у прісній і морській воді при гідростатичному тиску до 2,0 МПа (глибина – 200 м).Напівавтомат складається з двох частин – заглибного блока зі зварювальним пальником і блока керування. Обидві частини з'єднуються кабелями керування. Напівавтомат працює на постійному струмі, діаметр зварювального дроту 1,6…2,0 мм, сила струму до 400 А при тривалості включення 60 %, швидкість подачі зварювального дроту 100…600 м/год з плавним регулюванням,живиться від мережі при частоті 50 Гц з напругою 220 В. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 14 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| Заміна касети з дротом може бути виконана під водою водолазом– зварником на місці роботи. Для ручного зварювання і різання використовують спеціальні тримачі, які забезпечують гідроізоляцію струмопідвідних частин від оточуючої води. Для мокрого зварювання і різання використовуються стандартні джерела живлення з відповідною формою зовнішньої вольт-амперної характеристики, підвищеною напругою холостого ходу для стабільного збудження дуги. Для зварювання на підвищених глибинах розроблено автомат АДСП-200 [6]. Автомат являє собою трубчасту метало-конструкцію (рис. 2), що поєднує модуль подачі електродного дроту, модуль обертання зварювальної головки (механізму подачі), модуль контактних вузлів. Рис.1.3.1 Напівавтомат ПШ-160 для зварювання і різання під водою порошковим дротом Підводне зварювання застосовується при будівництві і ремонті портових споруд, ліквідації на плаву навігаційних і корозійних ушкоджень суден без наступної постановки їх у док, відновленні підводних трубопроводів різного призначення максимальним діаметром до 1020 мм і робочим тиском до 5,0 МПа, ремонті елементів конструкцій гідроелектростанцій, будівництві і ремонті |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 15 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| водозаборів, виконанні аварійно-рятувальних операцій та інших робіт. Сьогодні зварювання під водою вийшло за рамки ремонтних технологій ізнайшло широке застосування при будівництві. Це і створення плавучих мегаконструкцій: аеродромів, платформ для видобутку нафти і газу, нафто- і газосховищ, будівництво мостових переходів тощо. Рис. 1.3.2 Автомат для підводного зварювання АДСП-200 Практичне використання розробок ІЕЗ почалося в 1969 р. при ремонті водоводу діаметром 1020×12 мм зі сталі 09Г2, прокладеного через р.Дніпро на глибині 12 м. Через два роки в 1971 р. за допомогою підводного зварювання порошковим дротом уперше було виконано ремонт підводної частини корпусу середнього рибальського траулера-рефрижератора, що одержав пробоїну у льодах Берингового моря. Після перевірки якості ремонту траулер було допущено до подальшого плавання без постановки в док. Зварювання під водою порошковим дротом використано при побудові плавучої платформи "Приразломная" довжиною 126 м для з'єднання на плаву чотирьох секцій (загальна довжина трипрохідного кутового шва склала більше 800 м), побудові Подільсько-Воскресенського мостового переходу через р.Дніпро (м. Київ), для зварювання підводної частини опор. Загальна довжина трипрохідного кутового шва склала більше 10000 м. В Україні накопичено значний досвід підводних робіт з використанням зварювання та різання. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 16 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| За допомогою підводного механізованого зварювання відремонтовано підводні переходи трубопроводів, гідро технічні споруди, проведено реконструкцію глибоководних водовідбірників тощо. Проведення таких робіт іззастосуванням зварювання та різання є актуальним і сьогодні. [7] 1.4 Матеріали для зварювання під водою Для підводного мокрого зварювання зварювальні матеріали в основному включають електроди з покриттям та порошков szdvv дроти. Оскільки вода швидко розкладається при високотемпературному нагріванні дуги, утворюючи велику кількість водню та кисню, у поєднанні з швидким охолоджуючим ефектом води, утворений газ занадто пізно виходить, і нарешті утворюються пори. Крім того, утворений водень може також спричинити появу водню тріщин. З метою зменшення дефектів, у процесі підводного мокрого зварювання відповідно до характеристик підводного мокрого зварювання, складу серцевини та покриття електрода, порошкового складу та типу оболонки порошкового дроту часто регулюються для зменшення водню і швидке охолодження води негативно впливає на суглоби. В даний час матеріали для підводного зварювання з чудовими всебічними характеристиками в основному включають британський електрод Hydroweld FSTM, Електрод 7018’S США, електрод EPS-AN1, розроблений ІЕЗ України, зварювальний дріт типу PPS- AN1, Самозахисний порошковий зварювальний дріт з шлаковим газом з університету в Ганновері, Німеччина. Сьогодні основними продуктами зварювальних електродів у Китаї є TSH1, TS202, TS202A, TS203 та TS208. Серед них TS208 - це підводний електрод, розроблений Науково-дослідним інститутом судноплавних матеріалів Лоян для зварювання низьколегованих сталей, таких як Q345. Міцність на розрив становить не менше 530 МПа, а міцність і пластичність близькі до підводногоелектрода British Hydroweld FS [8]. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 17 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| 1.41 Електроди для зварювання під водою В даний час, основним зварювальним матеріалом, що використовується при підводних ремонтних та зварювальних роботах, все ще є зварювальний стрижень，Більше того, зараз дослідження зварювальних електродив також є дуже комплексними та поглибленими. Тому для різних інженерних конструкцій та їх технічних вимог у більшості випадків будуть відповідні типи електродів. - Найбільш широко використовуваний електрод для мокрого зварювання - це рутиловий тип. - Електроди типу оксиду заліза зменшать вміст дифузійного водню в з'єднанні, завдяки чому ймовірність водневого тріщини також є найменшою. Однак ударна в'язкість з'єднань, отриманих зварюванням оксидними залізами, нижча, ніж ударна в'язкість з'єднань, отриманих зварюванням рутиловими електродами. - Аустенітні електроди з нержавіючої сталі. Нержавіюча сталь широко використовується в конструкціях атомних електростанцій, тому зварюваність електродів з нержавіючої сталі повинна постійно вдосконалюватися. При мокрому зварюванні безпосередньо у водному середовищі компоненти електродних матеріалів виконують ті ж функції, що і при зварюванні на повітрі, але вони повинні сприяти також вирішенню металургійних проблем, властивих зварюванню безпосередньо у воді. Виходячи зі специфічних умов зварювання у водному середовищі і можливих об'єктів зварювання, електродніматеріали повиннізабезпечувати гідроізоляцію електродного покриття, легке збудження електричної дуги та підтримку стійкого процесу зварювання при можливих коливаннях довжини дуги, якісне формування металу шва, можливість зварювання в усіх просторових положеннях, утворення товстої шлакової кірки і її легке відділення, стійкість металу зварного з'єднання проти утворення |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 18 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| дефектів металургійного характеру, мінімальне розбризкування металу та видимість зварювальної ванни. Частина цих вимог обумовлена обмеженими можливостями водолаза- зварника, труднощами видалення бризок і шлаків, усунення напливів і підрізів. Наявність товстої шлакової кірки сприяє утриманню зварювальної ванни при зварюванні в стельовому положенні і зменшенню швидкості охолодження наплавленого металу. Відсутність можливості осушення крайок перед зварюванням, їх повного очищення від іржі та органічних речовин обумовлює необхідність вибору електродного покриття, яке забезпечує високу стійкість шва проти утворення пор. На початку розвитку підводного зварювання роботи зазвичай виконували штучними електродами, розробленими для зварювання на повітрі, з покриттям целюлозного, рутилового та основного типів, наприклад УОНИ 13/45 П, АНО- 4П. Єдиною їхньою відмінністю є додатковий водонепроникний шар, що захищає електродне покриття від контакту з водою. Для гідроізоляції використовують парафін, цапонлак, гліфтальлак, бакелітовий лак, кузбаслак, перхлорвінілову смолу, розчинену в дихлоретані (7%-й розчин), аеролак тощо. Гідроізоляційне покриття наносять шляхом занурення електродів (3–4 рази) у відповідний розчин із наступним просушуванням на повітрі при кімнатній температурі після кожного занурення. Гідроізоляцію парафіном проводять шляхом занурення електродів у розплавлений парафін та витримки в ньому протягом 15…20 хв при температурі кипіння. Як правило, при зварюванні маловуглецевих і низьколегованих сталей електродами феритного типу показники міцності перебувають на рівні властивостей основного металу. У той же час пластичність металу шва виявляється характеристикою, більш чутливою до структурних складових, водневого окрихчування і наявності дефектів (пор, мікротріщин, шлакових вкраплень тощо). При випробуваннях на вигин ініціатором виникнення тріщин є пори і неметалеві вкраплення. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 19 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| Здебільшого відносне подовження не перевищує 9 %, що суттєво нижче від значень цього показника при зварюванні на повітрі. Про проблему пластичності свідчить також недостатньо високий рівень значень ударної в'язкості, що не перевищує 40 Дж/см2 при температурі випробувань 0 °C [9]. Зі збільшенням глибини зварювання величина ударної в'язкостізнижується і при зварюванні на глибині 100 м становить 18 Дж/см2. Застосування нікелевих електродів дозволило значно підвищити ударну в'язкість при температурі випробувань – 10 °C до 83…88 Дж/см2 на глибині 3 м і до 45 Дж/см2 на глибині 55 м [9]. Длямокрого зварювання застосовують електроди діаметром 3…5 мм. Найбільшшироке застосування знайшли електродиЭПС-АН1, ЭПС-АН2, ЭПС- АН2А та Broco Softtouch для зварювання на глибині до 30 м у нижньому, вертикальному і стельовому положеннях. При зварюванні електродами ЭПС- АН2 діаметром 4 мм на оберненій полярності в нижньому положенні сила струму дорівнює 160…200 А, при діаметрі 5 мм 200…250 А. При зварюванні у вертикальному положенні сила струму зменшується на 20 А, при стельовому – на 40 А, порівняно з нижнім положенням. Зазвичай виконують таврові, кутові та напусткові з'єднання, рідше – стикові. Швидкість зварювання складає 4,0…6,0 м/год. Електроди рутилового типу ЭПС-АН2 призначено для зварювання низьковуглецевих і низьколегованих сталей з вуглецевим еквівалентом до 0,35 % і границею плинності до 350 МПа та забезпечують σв= 420…440 МПа, σт= 340…360 МПа, δ = 12...14 %, KCV = 30…35 Дж/см2 при 20 °С. Метал шва має феритно-перлітну структуру з окремими ділянками бейніту. Електроди основного типу ЭПС-АН2 призначено для низьколегованих сталей підвищеної міцності і забезпечують σв= 600…620 МПа,σт = 390…410 МПа, δ = 30..40 %, KCV = 110…130 Дж/см2 при –20 °С. Наплавлений ними метал має глибокоаустенітну структуру. За останні роки на світовому ринку з'явилися також нові марки спеціальних електродів для мокрого підводного зварювання. мобільність процесу, добру захищеність краплі розплавленого металу,невелику масу та габарити обладнання, яке |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 20 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| занурюється у воду, але має низьку продуктивність, велику кількість газової фази та аерозолей, що ускладнюють візуальний контроль формування шва, значний розкид механічних властивостей з'єднань залежно від глибини виконання робіт та кваліфікаці їзварника. Цих недоліків у значній мірі не має механізоване підводне мокре зварювання самозахисними дротами [10] . 1.4.2 Порошковий дріт для зварювання під водою Виникнення та вдосконалення підводного порошкового зварювального дроту, зниження витрат на зварювання,значно покращують ефективність зварювання та якість зварювальної головки. Сприяв розвитку автоматизації та інтелекту підводного зварювання. Переваги порошкового дроту незрівнянні з ручним дуговим зварюванням. Напівавтоматична технологія порошкових дротових дротів не тільки реалізує безперервність зварювання, але і покращує ефективність виробництва зварювальних робіт; з іншої сторони налаштування порошкового складу відповідно до основного матеріалу та зварювального середовища також може поліпшити якість зварювання. В додаток, коли для зварювання використовується зварювальний дріт з порошком захисного газу, дугу можна стабілізувати в процесі зварювання, обмеження форми зварювання можна зменшити, а зварювання добре сформувати. Оскільки напівавтоматичне зварювання значно покращує швидкість зварювання, ефективність зварювального виробництва в 22,5 рази вище, ніж у традиційних електродив для підводного зварювання. Підводне зварювання легко механізувати. Тому в останні роки людям все більше подобається метод зварювання дроту для підводного порошкового зварювання. Мокре механізоване зварювання порошковими дротами виконують при ремонті корпусів суден наплаву, підводних трубопроводів, гідротехнічних споруд з широким використанням розроблених в ІЕЗ ім. Є.О. Патона дротів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 21 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| ППС-АН2, ППС-АН5, ППС-АН4, ППС-ЭК1, ППС-АНВ25 [11]. Дріт ППС-АН2 застосовують для механізованого зварювання низьковуглецевих і низьколегованих сталей з вуглецевим еквівалентом до 0,35 % і границею плинності до 350 МПа на глибинах до 30 м. Порошковий дріт ППС-АН4 використовують для підводного механізованого та автоматичного зварювання низьколегованих сталей підвищеної міцності на глибинах до 150 м. Дріт ППС-АНВ-25 призначено для зварювання хромонікелевих аустенітних сталей типу 18–10. Порошкові самозахисні дроти ППС-АН2, ППС-АН5, ППC-ЭК1 при зварюванні сталі 09Г2 забезпечують міцність шва на рівні 80...90 % від міцності основного металу, при зварюванні сталі 10ХСНД – на рівні 70…80 %. Продуктивність наплавлення порошковими дротами досягає 5 кг/год, а штучними електродами – 1…2 кг/год. При мокрому механізованому зварюванні самозахисними порошковими дротами використовують джерела живлення з жорсткою вольтамперною характеристикою при силах струму 100…250 А і напрузі дуги 26…35 В. Для компенсації втрат у зварювальному ланцюгу при довжині біля 60 м джерело живлення повинне мати підвищену напругу холостого ходу. При підводному зварюванні з локальним осушенням зварювальні матеріали вибирають аналогічно мокрому зварюванню [7]. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 22 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| 1.5 Особливості підводного мокрого зварювання Мокре зварювання здійснюють безпосередньо у воді без використання додаткового захисту зони зварювання. Особливості мокрого зварювання обумовлені специфікою середовища проходження процесу. Незважаючи на більш низькі, порівняно із сухим зварюванням, механічні властивості і підвищену схильність зварних з'єднань до утворення холодних тріщин, мокре зварювання завдяки своїй простоті та універсальності широко використовуватися в аварійних ситуаціях при ремонті і будівництві конструкцій на порівняно невеликих глибинах. При зварюванні з локальним осушенням ізолюється від води зона горіння дуги ізварювальна ванна, а сам водолаз-зварник і об'єкт зварювання знаходяться у воді. Спосіб базується на використанні різних методів утворення, утримання та стабілізації газового об'єму навколо зони зварювання. З цією метою використовують міні-камери чи спеціальні насадки, які утворюють конусоподібні водяні чи газовізавіси, що спираються на зварюваний виріб і відсікають оточуючу воду. Внутрішня порожнина заповнюється захисним газом і охоплює зону горіння дуги, зварювальну ванну і ділянку виконаного шва. Утримання цієї оснастки водолазом-зварником вимагає певного зусилля, що погіршує його маневреність, а постійне виділення газових пузирів ускладнює спостереження за процесом. Спосіб зварювання з локальним осушенням пройшов промислову перевірку в натурних умовах, але використовується вкрай рідко, в основному для виконання кільцевих швів на горизонтальній площині. Схему підводного мокрого зварювання електричною дугою, яка горить між покритим електродом та виробом, показано на рис. 3. Перші досліди з підводного зварювання металевим електродом в 1932 р. були успішно здійснені акад. АН УРСР К.К. Хрєновим. У цьому ж році були проведені успішні випробування підводного зварювання на практиці. Роботи К.К. Хрєнова стали фундаментом для подальшого розвитку підводного зварювання [12]. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 23 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| Створення нових електродів і підготовка водолазів зварників забезпечили до кінця 50-х років ХХ століття широке застосування зварювання і різання металів під водою в судноремонті, на водному транспорті, при будівництві гідротехнічних споруд. Рис. 1.5.1 Схема підводного електродугового зварювання покритим електродом: 1 – основний метал; 2 – метал шва; 3 – кірка шлаку; 4 – дуга; 5 – парогазовий пузир; 6 – металеві бризки; 7 – аерозоль; 8 – гідроізоляційне покриття; 9 – електродне покриття; 10 – електродний стрижень; 11 – козьорок електродного покриття; 12 – зварювальна ванна. Фізичні і теплотехнічні властивості води та повітря істотно відрізняються, зокрема в порівнянніз повітрямгустина води приблизно в 850 разів, теплоємність в 4 рази і теплопровідність в 25 разів більші, що суттєво впливає на характер проходження процесів у зварювальній дузі і властивості зварних з'єднань. Необхідною умовою існування дуги є наявність паро-газового пузиря, який утворюється навколо дуги (рис. 3 і 4). Він виникає в початковий момент зварюванняприторканні електродом виробу. За рахунок струму в контакті виділяється тепло і коли його стає досить для утворення водяної пари, навколо місця контакту виникає парогазовий пузир, усередині якого і збуджується електрична дуга. Підводна електрична дуга має ряд особливостей: – дуга горить у замкнутому парогазовому об'ємі, який постійно змінюється і безперервно поповнюється продуктами згоряння і випаровування плавкого електрода, мінерального покриття і дисоціації води, та обмежується від води |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 24 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| стінками, що являють собою ізотермічну границю поділу двох фаз "вода– пара"; – утворення парогазового пузиря навколо дуги неминуче пов'язане зі створенняму ньому протитиску атмосферному тиску плюс тиску стовпа води над дугою, тобто тиск у пузирі прямо пропорціональний глибині занурення дуги у воду; – дуга піддається сильному охолодному впливу водного середовища, якому сприяють рухливість пузиря та різкізміни його об'єму. Дугу під водоюможна віднести до стиснутих. Цьому сприяють велика кількість водню в атмосфері пузиря, що становить за даними різних дослідників від 62 до 92 %, підвищений тиск і охолоджуючий вплив периферійних потоків газів [13, 14]. Через стиснення дуги густина струму у стовпі може досягати 11200...14280 А/см2, що в 5–10 разів перевищує її значення при зварюванні на повітрі електродом такого ж діаметра. За даними роботи [15] в середньому температура стовпа дуги під водою коливається залежно від сили струму і тиску в інтервалі 9000…12000 °С. Пузир, який утворюється навколо дуги при короткочасних перервах у горінні дуги або при закінченні процесу зварювання, не зникає відразу, а концентрується навколо електродного торця, поступово зменшуючись в об'ємі. На початку процесу зварювання пузир росте від нуля до критичних розмірів, після чого він руйнується. Його велика частина (80…90 % об'єму) спрямовується вгору і виходить на поверхню води, а іззалишків росте наступний пузир. Цикли послідовного росту та руйнування пузиря супроводжують процес горіння дуги під водою весь час. Із частотою 10–13 рази секунду, його радіус і об'єм коливаються вмежах 0,47…1,65 см і 0,64…9,41 см3 відповідно [16, 17], що порушує стабільність горіння дуги. Тому забезпечення стабільності горіння дуги – одне з ключових завдань при створенні електродних матеріалів, розробці або вдосконалюванні технологічного процесу зварювання. Водяна пара, що становить основу атмосфери парогазового пузиря, при високих температурах дугового проміжку дисоціює з утворенням водню і кисню, наявність яких докорінно впливає на стабільність горіння дуги і перенос розплавленого металу. Кисень як поверхнево-активний елемент повинен сприяти |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 25 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| здрібнюванню крапель завдяки зниженню поверхневого натягу рідкого металу. У той же час водень, що займає переважну частину об'єму парогазової атмосфери, через більш високу теплопровідність і через високе значення потенціалу іонізації викликає контрагування стовпа дуги і сприяє зростанню електродинамічної сили яка діє на краплю з боку дуги ізатримує її на торці електрода. Крім того, потрапляючи в дуговий проміжок, водень викликає його сильне охолодження ідеіонізацію [18]. У підсумку водень збільшує розмір крапельметалу. Високим значенням потенціалу іонізації водню пояснюється зсув областізначень параметрів стійкого існування зварювальної дуги вбік високих напруг і знижених струмів, як показано на рис. 4.3. Ця область з підвищенням тиску (глибини зварювання) суттєво звужується, що ще більше ускладнює завдання забезпечення стабільності процесумокрогозварювання [19]. Ефективним заходом підвищення стабільності горіння дуги є зниження потенціалу іонізації атмосфери дуги. Наявність елементів з низьким потенціалом іонізаціїзменшує напруженість електричного поля дуги, що призводить до збільшення її довжини, а також збільшує електропровідність "холодних" периферійних областей стовпа дуги і у такий спосіб забезпечує компенсацію шкідливої дії водню і гідростатичного тиску. Підтвердженням високоїздатності солей лужних металів стабілізувати підводну дугу при мокрому зварюванні є введення до порошкового дроту солі цезію CSNO3 [19]. Навіть невелика кількість (близько 1,5 %) солі цезію дозволяє значно скоротити кількість коротких замикань і обривів дуги, забезпечуючи стабільне горіння дуги на значних глибинах. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 26 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| Рис. 1.5.2 Вплив гідростатичного тиску на положення області прийнятних значень напруги на дузі і струму при зварюванні штучними електродами мокрим способом Усі країни, які вивчають підводне зварювання, починають з мокрого зварювання. Завдяки своїй економічності, простоті експлуатації, широкому діапазону застосування, високій ефективності виробництва тощо, він широко використовується в технічному обслуговуванні морської галузі. В даний час існує два способи мокрого зварювання, електродний дуговий метод і зварювання дротяним порошковим дротом. Висока якість, універсальність, гнучкість та низька вартість порошкової дротової зварювальної системи в поєднанні з іншими перевагами, такими як зручність навчання водолазного зварювальника, надають користувачам більшу гнучкість в інженерному проектуванні та інших більш широких сферах застосування. «Мокра» зона зварювання оточена водою, що ускладнює процес зварювання та роботу під впливом води та тиску. В основному є такі три моменти; (1) Погана видимість. Оскільки вода має сильний розсіюючий ефект на світлі, крім того, під час зварювання навколо дуги утворюється велика кількість бульбашок і каламутних туманів, що робить воду каламутною, ускладнюючи зварювальнику бачення реакції дуги та зварювання басейн. В даному випадку |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 27 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| мова йде про повністю «сліпому зварюванні». Заварювальним зварювальникам важко проявити свою зварювальну здатність, легко викликати різні дефекти зварювання, і важко гарантувати якість підводного зварювання. - У зварних з'єднаннях виникають водневі тріщини. Коли дуга згорить у воді, вона розкладе воду і утворить велику кількість водню. Вміст водню в металі перевищує допустиме значення, що може спричинити тріщини, пори та структурні пошкодження металу. - Швидкість охолодження швидка. При підводному зварюванні коефіцієнт тепловіддачі морської води високий, що приблизно в 20 разів більше, ніж повітря. Якщо для підводного зварювання використовується мокрий спосіб або місцевий метод, зварювана деталь знаходиться безпосередньо у воді, і ефект гартування води на зварний шов очевидний, і легко отримати зміцнену структуру з високою твердістю. 1.5.1 Вплив водного середовища на зварювальну дугу Процес мокрого зварювання з використанням самоекранованого порошкового дроту під водою показано на Рис.1.5.3. Загалом, ми використовуємо високошвидкісні камерні методи для аналізу процесу перенесення металу. Цей метод використовує систему видимого світла для отримання зображення надмірних крапель. Однак ,у процесі підводного мокрого зварювання, метод високошвидкісної камери не може отримати чітке зображення процесу переходу краплі. Оскільки в зоні горіння дуги багато бульбашок, і вода в цій області також заважає, Це спричинить відображення та заломлення видимого світла. І завдяки спеціальному зварювальному середовищу дуга при підводному зварюванні буде сильно змінена порівняно з дугою при зварюванні повітрям традиційним самоекранованим дротовим порошковим дротом [20]. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 28 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| Рис. 1.5.3 Процес підводного мокрого зварювання [21] Такі вчені, як C. B. Jia та T. Zhang [21], порівнювали та аналізували зварні шви, отримані шляхом наплавлення у повітрі та під водою. Розділіть експеримент на дві групи: зварювання на повітрі та зварювання під водою Макроструктура отриманих зварних швів відповідно, як показано на (а) та (б) Рис. 1.5.4. (a) (b) Рис. 1.5.4 З рис. 1.5.4 (а) видно, що формування зварювальних швів, що наплавляються в повітрі, не дуже добре. На поверхні зварного шва багато макроскопічних пор і бризок, Однак зварний шов, утворений наплавленням під водою, кращий без макроскопічних дефектів. Оскільки зварювальний дріт, який використовується при випробуванні наплавлення, є самоекранованим порошковим дротом, спеціально призначеним для підводного зварювання. В додаток, З рис. 1.5.4 також видно, що ширина зварних швів для наплавлення в повітрі та під водою становить приблизно 16,3 мм та 10,2 мм відповідно, а остання становить близько 62,57% від першого. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 29 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| Коли самоекранований порошковий дріт зварюється в повітрі, дуга згоряє в нормальних умовах і температурі, тому дуга в основному не обмежується постійним утворенням самозахисного газу. Однак, коли самоекранований порошковий дріт використовується для підводного зварювання, дугу замість повітря оточує вода, і на колону дуги, і на початковий кінець дуги впливає стиснення води. Стиснення води включає наступні треті форми: механічне стиснення, спричинене тиском води; стиснення діапазону дифузії тепла, викликане холодною водою; стоншення дугового стовпа, спричинене збільшенням щільності струму; і ширина розплавленого басейну також Екологічні обмеження. Тому при зварюванні під водою самоекранованого порошкового дроту на форму дуги сильно впливає водне середовище. При зварюванні під водою та в повітрі відповідний електричний сигнал показаний на рис. 1.5.5, Незважаючи на те, що зварене зварювання, отримане в повітрі, набагато гірше, ніж зварене зварювання, отримане під водою, струм (I) і напруга (V) першого набагато стабільніші, ніж другого. Як зазначалося раніше, Оскільки стиснення води сильно заважає циклу утворення, зростання та розриву бульбашок, при зварюванні під водою стабільність дуги сильно позначається. Загальноприйнято вважати, що в умовах підводного мокрого зварювання дуга потребує більшої подачі тепла, ніж при зварюванні повітрям, щоб подолати коливання параметрів, викликане стисненням води на дузі [21]. Рис. 1.5.5 Електричні сигнали в різних середовищах[20] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 30 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| І. К. Полхоня [22] вивчав характеристики надмірної дуги та крапель у процесі підводного мокрого зварювання та виявив, що тривалість короткого замикання продовжується із збільшенням глибини води. А коли глибина води збільшується до 10 метрів, надмірне коротке замикання триває найдовше і дуга порушується. Для поліпшення стійкості дуги до неї додають металеві елементи, такі як Re, Na і K. Серед них Re може збільшити надмірну частоту коротких замикань; лужні метали, такі як Na і K, та їх сполуки мають низькі температури плавлення і легко електролізуються, тим самим збільшуючи ступінь іонізації дугового стовпа. Отже, додавання до порошку деяких легуючих елементів може ефективно покращити стабільність дуги [23]. 1.5.2 Дефекти підводного мокрого зварювання Оскільки підводний процес вологого зварювання здійснюється безпосередньо у воді, на нього серйозно впливає середовище водяної пари. І порівняно зі зварюванням у повітрі, у процесі підводного мокрого зварювання швидкість охолодження розплавленого басейну набагато швидша, тому легко утворювати деякі затверділі конструкції та холодні тріщини, зменшуючи тим самим механічні властивості зварного з'єднання. （1）Стома Лю Шимінг [24] спостерігав за руйнуванням металу зварного шва за допомогою електронного мікроскопа і виявив, що існують мікропори діаметром 0,01-0,05 мм. В результаті експериментів було встановлено, що мікропори в металі шва в основному спричинені СО, а водень зіграв певну роль у розширенні пір, коли скорочення шлаку сильне, водень може спричинити мікропори і навіть перерости в макроскопічні пори. Бразильський вчений Е. С. Пессоа [25] вивчав вплив пір на характеристики зварних з'єднань. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 31 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| Експерименти показують, що пори розподіляються нерівномірно, і в міру збільшення глибини води під час зварювання кількість пор зменшується, а механічні властивості також зменшуються. Оскільки швидша швидкість охолодження сприяє утворенню мартенситу та пір, в'язкість зварного з'єднання знижується. У процесі підводного мокрого зварювання внаслідок розкладання води вміст таких елементів, як кисень і водень, у розплавленому басейні дуже високий, а деякі важливі елементи сплаву в розплавленому басейні хімічно вступають у реакцію з киснем, воднем та вуглецем Через ці хімічні реакції механічні властивості з'єднань, отриманих підводним вологим зварюванням, гірші, ніж у повітрі. Н. Christensen [22] вивчав вплив зміни вмісту марганцю та вуглецю в зварювальному матеріалі на твердість зварного шва та вплив зміни вмісту кисню в зварювальному середовищі на міцність зварного шва. Пористість - ще один фактор, що знижує механічні властивості. Такі вчені, як С. Лю та співавт. [23], виявили, що пористість зменшить міцність, в’язкість, межу текучості та граничну міцність з’єднання. Ці вчені також зазначали, що тиск, покриття електродів та стабільність дуги є основними факторами, що контролюють утворення пір. Лю Шимінг [20] спостерігав за руйнуванням металу зварного шва за допомогою електронного мікроскопа і виявив, що існують мікропори діаметром 0,01-0,05 мм. В результаті експериментів було встановлено, що мікропори в металі шва в основному спричинені СО, а водень зіграв певну роль у розширенні пір, коли скорочення шлаку сильне, водень може спричинити мікропори і навіть перерости в макроскопічні пори. Бразильський вчений Е. С. Пессоа [21] вивчав вплив пір на характеристики зварних з'єднань. Експерименти показують, що пори розподіляються нерівномірно, і в міру збільшення глибини води під час зварювання кількість пор зменшується, а механічні властивості також зменшуються. Оскільки швидша швидкість охолодження сприяє утворенню мартенситу та пір, в'язкість зварного з'єднання знижується. У процесі підводного мокрого зварювання внаслідок розкладання води вміст таких елементів, як кисень і водень, у розплавленому басейні дуже високий, а деякі елементи сплаву в розплавленому басейні хімічно вступають |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | оАрк. |
|  |  |  |  |  |  | 32 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| у реакцію з киснем, воднем та вуглецем Через ці хімічні реакції механічні властивості з'єднань, отриманих підводним вологим зварюванням, гірші, ніж у повітрі. Н. Christensen [22] вивчав вплив зміни вмісту марганцю та вуглецю в зварювальному матеріалі на твердість зварного шва та вплив зміни вмісту кисню в зварювальному середовищі на міцність зварного шва. Пористість ̶ ще один фактор, що знижує механічні властивості. Такі вчені, як С. Лю та співавт. [23], виявили, що пористість зменшить міцність, в’язкість, межу текучості та граничну міцність з’єднання. Ці вчені також зазначали, що тиск, покриття електродів та стабільність дуги є основними факторами, що контролюють утворення пір. （2）Зварювальна тріщина Підводне мокре зварювання - одна з ключових технологій ремонту морських платформ і суднових конструкцій. Хоча люди прагнуть поліпшити механічні властивості зварних конструкційних деталей, прямий контакт з водою в процесі підводного мокрого зварювання все ще приносить багато серйозних проблем. Наприклад, при зварюванні в повітрі отримують зварювальний шов з хорошою формою і характеристиками, але його важко отримати при зварюванні під водою. Оскільки прямий контакт з водою призведе до занадто швидкого охолодження зварювального шва, а при розкладанні води буде утворюватися велика кількість водню. Сукупна дія цих двох причин призведе до утворення тріщин, таких як тріщини, що утворюються в зварному шві і зони впливу. Водень може спричинити холодні тріщини, і холодні тріщини є одним з основних факторів, що призводять до зменшення в'язкості зварного шва [24, 25]. E. Padilla та співавтори [26] використовували рентгенівську мікротомографію для моделювання та аналізу мікроскопічної морфології та розміру тріщин зварних швів із низьковуглецевої сталі. Під час процесу охолодження зварний шов має залишкові напруження як в поперечному, так і в |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 33 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| напруження менше, ніж поздовжнє залишкове напруження. Більше того, у процесі мокрого зварювання мікрогенічні тріщини, викликані воднем, в основному виникають у бічному напрямку. В даний час існує мало досліджень, пов’язаних з водневим тріщинами під час підводного мокрого зварювання. Мікроскопічну морфологію тріщин на поздовжньому розрізі можна побачити через оптичний мікроскоп [24, 25]. Оскільки ширина тріщин дуже мала, необхідно пройти спеціальний процес полірування та корозії, щоб вони з’явилися, як показано на малюнку 1-4 Рис. 1.5.6 Тріщини на поздовжньому розрізі [26] З рис. 1.5.6 видно, що тріщини дуже короткі (менше 1 мм), і зі збільшенням вмісту водню в зварному шві щільність тріщин також зростає, тому складно зробити тріщини лише двовимірна оптична мікроскопія. Розмір, форма, співвідношення сторін тощо цих тріщин визначаються кількісно [27-30]. Для вивчення мікроскопічних тріщин у зварному шві необхідно мати повне розуміння тривимірної морфології цих дефектів. Рентгенівська мікротомографія ̶ це не тільки неруйнівна технологія, яка може визначити тривимірну морфологію дефектів [31-34], але ця технологія сприяє кращому розумінню характеристик та утворення тріщин, а також сприяє прогнозуванню механічних властивостей зварних швів [35]. Попередня стаття С. Паціорніка [36] в основному вивчала використання рентгенівської мікротомографії для опису тривимірної структури тріщин у процесі мокрого зварювання, але не вивчала розмір, форму та положення. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о |  |  |  |  | . | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 34 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| 1.6 Особливості металургійних процесів при мокрому зварюванні і формування структури металу зварних з'єднань. При підводному мокрому зварюванні можна виділити ряд фізикометалургійних і технологічних факторів, які впливають на якість зварювання. На якість з'єднань суттєво впливає склад парогазової атмосфери дуги, зокрема продукти дисоціації води, що знаходяться в зоні горіння дуги. Водень, інтенсивно розчиняючись у рідкому металі, викликає утворення пор, а кисень окиснює залізо та легуючі елементи. Тому взаємодія металу з продуктами дисоціації води призводить до зниження механічних властивостей зварних з'єднань За літературними даними парогазове середовище дуги складається з 62...92 % водню, 11...24 % оксиду вуглецю, 4...6% вуглекислого газу і невеликої кількості азоту, пари металів і різних мінеральних солей [37]. Концентрації газів перш за все залежать від зварювальних матеріалів. Наприклад, при зварюванні електродами і порошковим дротом рутилового типу без додаткового легування вміст водню становить 93…98 %, оксиду вуглецю – 1,5…6,0 %, вуглекислого газу – 0,5…2,0 % [37]. В області високих температур дуги водень дисоціює на атомарний і розчиняється в металі. Високі швидкості кристалізації і концентрації в металі водню сприяють утворенню в металі шва пор. При підводному зварюванні в металі шва зростає також вміст дифузійного водню. Результати порівняльних досліджень вмісту дифузійного водню в наплавленому різними електродами на повітрі і під водою металі наведено в табл. 1.6.1 [38] Табл . 1.6.1. Вміст дифузійного водню в наплавленому металі |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 35 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| Як видно з табл. 1.6.1, вміст дифузійного водню при підводному наплавленні в 1,5–1,9 разу більший, ніж при наплавленні на повітрі. Високий вміст дифузійного водню різко підвищує схильність зварних з'єднань до холодних тріщин. Окиснення металу при підводному зварюванні відбувається головним чином за рахунок водяної пари. З ростом основності шлаків і температури окисна здатність атмосфери пузиря збільшується, що призводить до вигоряння легуючих елементів ізбільшення кількості неметалевих вкраплень в металі шва. Досвід показав, що втрати легуючих елементів зростають зі збільшенням глибини зварювання. Структура з'єднань низьколегованих сталей при підводному мокрому зварюванні визначається особливістю його термічного циклу. Однією з найбільш важливих проблем мокрого зварювання є гартівний ефект оточуючої води. Викликане швидким охолодженням гартування металу підвищує схильність до водневого окрихчування ізначно знижує пластичні властивості зварних з'єднань. Швидкість охолодження металу від 800 до 500°С в умовах зварювання під водою майже в 3 рази більша, ніж на повітрі, а від 800 до 100 °С більша у 8–10 разів, але вона залежить від багатьохфакторів. Найбільш значними з них є товщина основногометалу, гідростатичний тиск і погонна енергія зварювання. Зона термічного впливу. У результаті підвищеної тепловіддачі в умовах зварювання безпосередньо у воді при тих же режимах зварювання, що і на повітрі, ширина ЗТВзменшується приблизно в 3 рази, що свідчить про значну локалізацію зони структурних змін основного металу. Термомеханічне збудження металів при зварюванні призводить до істотноїзміни ступеня дефектності структури в зоні термічного впливу і шві. Підвищення швидкості охолодження металу супроводжується ростом рівня |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 36 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| скривлення його кристалічних ґраток – збільшенням напружень другого роду ізниженням розмірів блоків когерентного розсіювання. Тому окрихчуюча дія водню, що надходить зішва, проявляється сильніше. З іншого боку, при зварюванні під водою ширина ділянки зі скривленнями кристалічних ґраток значно менша, ніж при зварюванні на повітрі. Зізбільшенням солоності води від 0 до 30 % швидкість охолодження металу ЗТВ зростає в 1,25...1,43 разу [14]. Відповідно до цього інтегральна твердість металу ЗТВ підвищується на HV 30...40 при зварюванні у воді із солоністю 30 % у порівнянні з даними для прісної води. Структураметалушва і ЗТВстаєменшоднорідноюза рахунок збільшення ділянок бейнітної і мартенситної складових. Аналіз діаграми анізотермічного перетворення сталі Х60 і дослідження фазового складу та структури зони термічного впливу з'єднань, виконаних під водою, показали, що при швидкості охолодження біля 100 °С/с, характерній для умов підводного мокрого зварювання, у ЗТВ неминуче утворюється мартенситна структура, що визначає крихкий характер руйнування зварного з'єднання під дією зовнішнього навантаження. Ширина цього прошарку звичайно не перевищує 0,5 мм, а твердість може сягати НV 430, що свідчить про високу ймовірність утворення холодних тріщин [39]. Результати численних досліджень перерозподілу водню у зварних з'єднаннях, виконаних під водою, свідчать про підвищення концентрації водню в ЗТВ поблизу лінії сплавлення [40]. Як показують результати металографічних досліджень, саме в цій зоні виникає досить дефектна мартенситна структура, яка містить значну кількість потенційних пасток для дифундуючого водню. При наявності мікротріщин та інших дефектів, а також розвинених поверхонь поділу водень заповнює внутрішні порожнини в металі і переходить у молекулярний стан. Внутрішній тиск водню при наявності зовнішнього навантаження розтягу сприяє росту тріщин. Тому в умовах мокрого підводного зварювання низьколегованих сталей, схильних до гартування, імовірність утворення холодних тріщин у ЗТВ дуже висока. Небезпека водневого розтріскування з'являється при зварюванні сталей Арк. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 37 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| з σт > 345 МПа [14]. Зниження швидкості охолодження за рахунок підвищення погонної енергії зварювання має обмежені можливості, оскільки зменшує продуктивність процесу, а підвищення сили струму призводить до підрізів або пропалів основного металу. Підвищенню стійкості металу ЗТВ проти ХТ сприяють використання електродних матеріалів, що забезпечують аустенітну структуру металу шва, та застосування спеціальних заходів. У роботі [41] при зварюванні електродами установлено, що на зменшенняшвидкості охолодження ефективно впливає теплова ізоляціяметалу від води. Теплоізолюючий шар шлаку утворюється при введенні в дугу підвищеної кількості шлакоутворюючих компонентів шляхомзбільшення коефіцієнта маси покриття до 1,2…1,9. На електроді АНО-4П за допомогою легкоплавкої шлакової системи TiO2–CaF2–Na2B4O7 збільшено коефіцієнт маси покриття до 1,2, а використання легкоплавкого в'яжучого компонента для закріплення рутилового концентрату в зовнішньому шарі покриття дозволило підвищити цей коефіцієнт до 1,9. У роботі також запропоновано комбіновану теплову ізоляцію за рахунок густини шлакової кірки та шару силоксано-смоляного каучука. Силоксановий каучук з домішками епоксидної смоли має високу адгезію до металу у воді, низьку теплопровідність та підвищену термостійкість. Ізоляція поверхні зварного шва зменшує швидкість охолодження металу зони термічного впливу в інтервалі температур 800…500 °С у 4,4–5,0 разів біля крайки шва та в 1,9–2,5 разу – під швом. Розширення теплової ізоляції на основний метал дозволяє додатково зменшити швидкість охолодження в 1,2 разу. Оптимальна ширина шару теплоізолюючого матеріалу рекомендована не більше 80 мм. Запропонована схема теплової ізоляції дозволила зменшити швидкість охолодження в температурному інтервалі 800…500 °С у ЗТВ сталі 10ХСНД до 33…25 °С/с при погонній енергії 2,0…3,2 МДж/м. Твердість металу дорівнювала НV10 314…294. Холодних тріщин не виявлено. Метал шва. В умовах підводного зварювання кристалізація металу шва відбувається при високих швидкостях охолодження і наявності великого вмісту |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 38 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| водню і кисню в атмосфері парогазового пузиря. Прискорене охолодження змінює умови кристалізації швів порівняно зізварюванням на повітрі таким чином, що первинна структура характеризується дрібнозернистістю і відсутністю явно вираженої хімічної неоднорідності. Мікроструктура металу шва низьковуглецевої сталі має ферит, бейніт і мартенсит. Хоча, зазвичай, у зварних швах таких композицій розрізняють ферит трьох типів (зернограничний, відманштетівський і голчастий), у підводних швах зустрічаються в основному два першіз них. Позначається і вплив гідростатичного тиску води. При зварюванні на малих глибинах мікроструктура складається переважно з первинного зернограничного фериту і верхнього бейніту. Зізбільшенням глибини з'являється деяка кількість відманштетового фериту. Ще однією особливістю структури металу швів зварених під водою є їхнє підвищене забруднення неметалевими вкрапленнями. Це безпосередньо пов'язано з підвищеною окисною здатністю атмосфери парогазового пузиря. Відбувається інтенсивне вигоряння елементів з утворенням оксидів, які через високу швидкість кристалізаціїзварювальної ванни не встигають видалятися в шлакову фазу. Неметалеві вкраплення у швах, виконаних під водою, в основному складаються з оксидів MnО, SіО2 і FeО. Залежно від типу електродного покриття і гідростатичного тиску, загальна кількість неметалевих вкраплень може досягати 1 %. Неметалеві вкраплення відіграють важливу роль у здрібнюванні мікроструктури низьковуглецевих феритних сталей і є осередками для утворення голчастого фериту. Для збільшення його кількості в структурі металу шва, виконаного мокрим зварюванням, використовують відомий принцип комплексного мікролегування титаном і бором. При цьому вдалося одержати структуру металу шва з кількістю голчастого фериту до 60 % [42]. При підводному мокрому зварюванні підвищена схильність швів до утворення пор пов'язана, в основному, з високою швидкістю їх кристалізації із неминуче високою насиченістю металу зварювальної ванни воднем. Умови утворення пор у рідкому металі зварювальної ванни можна записати у такому винляді |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 39 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| P ++≥ де P – тиск газів усередині пори; Рaт – атмосферний тиск; Pгідр – гідростатичний тиск води; r 2σ – складова тиску в порожнині пори, яка обумовлена поверхневим натягом розплаву; σ – поверхневий натяг на границі розплавлений метал–газ; r – радіус пори. 4. Виходячи з цих умов, зі збільшенням глибини занурення потрібен більший тиск газів усередині зародка для утворення пори, і цей фактор є перешкодою для розвитку пористості. Однак зізбільшенням гідростатичного тиску газонасиченість рідкого металу зростає. Різке зниження розчинності газів при температурі кристалізації в комбінаціїз прискореним твердненням в умовах підводного зварювання призводить до формування великої кількості дрібних, рівномірно розподілених пор. Цей процес проходить більш інтенсивно при збільшенні глибини зварювання. 2. Матеріали та обладнання для експерементальних досліджень зварювання під водою 2.1.1 Аналіз сталі Ст 3 Сталь Ст3: хімічний склад і властивості Табл .2.1.1 Хімічний склад Ст. 3 [43] С; Si; Mn; Ni; S; P; Cr; N; Cu. до 0.22; 0.15- 0.3; 0.4- 0.65; до 0.3; до 0.05; до 0.05; до 0.3; до 0.008; до 0.3. Крім основних легованих компонентів, в Ст. 3 присутні виробничі домішки, що складаються з сірки, марганцю, фосфору. Кожен легуючий елемент додає сталі свої властивості. Хром сприяє міцності і твердості металу. Завдяки нікелю, підвищується корозійна стійкість. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 40 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| Кремній служить розкислювачем в сталях, він збільшує міцність фериту, контролює пластичність. Нікель благотворно позначається на корозійної стійкості Ст.3, підвищує твердість металу. Марганець поліпшує зварюваність сталі. Особливості Ст.3: -хороша зварюваність; -висока міцність; -відсутність флокенов; -нормальна оброблюваність; -тривалість експлуатації. Сталь 3 була обрана для виготовлення конструктивної частини виробу, який експлуатується під водою, тому що технічні характеристики сталі відповідають експлуатаційним вимогам. Сталь - це сплав елементів заліза, вуглецю, легуючих домішок, які додають в метал для додання йому потрібних властивостей. Ст3 - це конструкційна вуглецева сталь звичайної якості, широко поширена у всіх сферах промислового виробництва. Є однією із розповсюжжених сталей для несучих будівельних конструкцій. З цього сплаву роблять лист, профіль, трубу, двутаври і інший металопрокат. Механічні показники Ст3: - Межа текучості 205-255 МПа; - Супротив розриву 370-490 МПа; - Відносне видовження 22-26%; Ударна в’язкість при температурі: - 20 0С составляет 108 Дж/см2; - 20 0С равняется 49 Дж/см2; - твердість HB 10-1: 131 МПа. Сплав відноситься до гарно зварювальних матеріалів. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 41 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| 2.1.2 Порошковий дріт ППС-АН2 Порошковий дріт, що використовується в цьому експерименті, - це порошковий дріт з нержавіючої сталі, який зазвичай використовується в повітрі ППС-АН2, діаметр дроту становить 1,6 мм, а порошковий дріт ППС-АН2 - потік з нержавіючої сталі порошковий дріт; як показано на рис. 2.1.1. Металеві смуги порошкоподібного зварювального дроту належать до аустенітної матриці, а нікель є важливим елементом у складі нержавіючої сталі, що може мати прямий вплив на експлуатаційні характеристики нержавіючої сталі. Більше того, Mn, Cr, Si та інші легуючі елементи додаються до самоекранованого порошкового дроту, що робить самоекранований порошковий дріт більш придатним для підводного зварювання. Рис. 2.1.1 ППС-АН2 порошковий дріт 2.2 Обладнання для експерементальних досліджень зварювання під водою У випробувальному обладнанні використовується напівавтоматична система підводного зварювання, як показано на рис. 2.2.1. Напівавтоматична система підводного зварювання складається з напівавтоматичного механізму руху, системи дугового зварювання MIG / MAG та системи управління. Серед них |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 42 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| напівавтоматичний рухливий механізм оснащений тест-баком для води глибиною 0,5 метра, а глибина води, яку потрібно відрегулювати під час цього тесту, становить 0 ~ 60 см; система управління може проектувати та керувати пішохідним маршрутом, швидкість зварювання та амплітуда коливання підводного зварювання. Під час зварювального випробування використовуйте (а) нарис. 2.2.2, напівавтоматичний зварювальний апарат плавлення для зварювання сталевих пластин Ст3. Рис. 2.2.1 Обладнання для зварювання під водою Основний матеріал Ст3 сталева пластина, тобто товщина сталевої пластини 12 мм, довжина 150 мм, а ширина 105 мм. Рис. 2.2.2 Оснастка для складання зразків для «мокрого» підводного зварюванні |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 43 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| 2.3 Зварюванні під водою порошковим дротом ППС-АН2 Знешкодження проводиться на зразку після зварювання під водою, як показано на рис. 2.3.1. а) б) Рис. 2.3.1Зварні (наплавлені) шви при підводному зварюванні порошковим дротом ППС-АН2: а) зварний шов із шлаковою коркою; б) зварний шов після видалення шлакової корки Рис. 2.3.2 Геометрія зварного (наплавленого) шва при підводному зварюванні порошковим дротом ППС-АН2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 44 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| Через різні зовнішні впливи не можна проводити аналіз мікроструктури та механічні випробування, а спостерігати їх можуть лише макроскопічні очі. 3.Режими дугового зварювання під водою порошковим дротом ППС-АН2 При зварюванні сплаву Ст3 під водою, добре сформований шов можна отримати лише у вузькому діапазоні параметрів зварювання. Однак, мало даних про підводне зварювання сплаву Ст3. Оскільки Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона провів велику кількість дослідницьких експериментів з напівавтоматичного підводного зварювання, було визначено найкращі параметри зварювання. Ми безпосередньо приймемо їх параметри підводного зварювання. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 45 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| Середовище зварювання в повітрі повністю відрізняється від середовища підводного зварювання, тому порошковий порошковий дріт ППС-АН2 При використанні для підводного зварювання важко сформувати хороший зварний шов навіть за однакових технологічних параметрів. Рис. 3.2.1 Осцилограма процесу зварювання Рис. 3.2.2Гістограми зварювального процесу струму і напруги |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 46 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| Відповідно до зварювального струму та графіку зварювальної напруги, записаних приладом, ми можемо визначити, що зварювальний струм повинен бути 150 ~ 300A, а зварювальна напруга U = 25V при швидкості зварювання v = 7м / год та товщині пластини (d = 5мм ). Тільки за параметрами зварний шов може бути добре зформований. Рис. 3.2.3 Зовнішній вигляд зварних швів при мокрому підводному зварюванні Сталі 3 Рис. 3.2.4 Вольт-амперная характеристика процесу зварювання порошковим дротом |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 47 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| 3.3 Хімічний склад та механічні властивості зварних (наплавлених) швів при підводному зварюванні порошковим дротом ППС-АН2 Після випробувань, які в основному пройшли в цій главі, визначаються найкращі параметри зварювання для підводного зварювання сталі 3, і висновки такі: Таблиця 3.3.1Оптимальні параметри зварювання Зразок серійного номера; Зварювальний струм; Напруга зварювання; Швидкість зварювання. 1; 225 A; 25V; 7 M/H. Таблиця 3.3.1 Хімічний склад зварних (наплавлених) швів при підводному зварюванні порошковим дротом ППС-АН2 в залежності від параметрів зварювання проволока; U,B; I,A; Масова частка елемента в наплавленого металу (%). C; SI; Mn; Ni; S; P. ППС-АН2; 24 35 30 30; 175 190 120 230; 0.03 0.02 0.02 0.02; 0.02 0.02 0.02 0.02; 0.14 0.01 0.15 0.12; 1.5 1.5 1.5 1.5; 0.025 0.024 0.025 0.025; 0.025 0.024 0.025 0.024. Таблиця 3.3.1Механічні властивості зварних (наплавлених) швів при підводному зварюванні порошковим дротом ППС-АН2 σв МПа; σТ МПа; σ%; ψ %; KCV(Дж/Cм2; ). +20 oС; -40 oС. Ст3сп; 411; 336; 31.5; 66.1; 105; 30. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 48 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| 4.ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА Структурні частини морських інженерних робіт працюють у морі цілий рік, а робоче середовище надзвичайно суворе. Окрім робочого навантаження конструкції, вона також несе додаткові навантаження, спричинені штормами, хвилями, припливними течіями, корозією морської води, потоком піску ерозія, землетруси або потік льоду в холодних районах. Крім того, займистість та вибухонебезпечність нафти та природного газу становлять загрозу для конструкції. Крім того, основна частина морської споруди знаходиться під водою. Важко оглянути і відремонтувати зварні з'єднання після служби, а також вартість висока. Як тільки відбудеться велике пошкодження конструкції або аварія, що перекинеться, це призведе до серйозних людських втрат і майно. Тому існують суворі вимоги до якості для проектування та виготовлення морських інженерних споруд, вибору матеріалів та зварювальних конструкцій. Вологе зварювання ускладнює отримання якісних зварних з'єднань за допомогою цього методу, особливо у випадках, коли високі вимоги до якості зварювання. Але підводне мокре зварювання має переваги простого обладнання, низької вартості, гнучкості в експлуатації та сильної пристосованості. Тому в останні роки країни постійно досліджують цей метод, особливо ручне дугове зварювання та напівавтоматичне зварювання дротовим порошковим дротом, яке буде широко застосовуватися в майбутньому. Виникнення та розвиток порошкового зварювального дроту пристосувалося до тенденції зварювального виробництва до високої ефективності, низької вартості, високої якості, автоматизації та інтелекту. Британські TWI та Український інститут Бартона успішно розробили набір конструкцій подачі дроту, систему управління та процес зварювання для підводного мокрого порошкового зварювання [44]. 49 4.1 Мета та завдання НДР1 Метою цього експерименту є дослідження «Напівавтоматичне дугове зварювання під водою порошковим дротом ППС-АН2» На основі літератури та експериментального аналізу це дослідження ставить наступні завдання: 1. Проаналізуйте переваги цього способу зварювання та традиційного ручного дугового зварювання. 2. Поліпшити склад порошкоподібного дроту або параметрів процесу зварювання для збільшення міцності зварного з'єднання. 4.2 Розрахунок планових витрат на проведення НДР Робота виконувалася у ІЕЗ ім. Є.О. Патона. Планова кошторисна вартість (собівартість) науково-дослідницької роботи складається з таких частин: заробітна плата науково-дослідницького персоналу; - єдиний соціальний внесок; - вартість матеріалів, необхідних для виконання НДР; - вартість спеціального обладнання для проведення експерименту; - службові відрядження; - інші прямі невраховані витрати; - накладні витрати. 4.2.1 Витрати на оплату праці Розрахунок заробітної плати науково-дослідницького персоналу базується на визначенні трудомісткості робіт окремих виконавців та їхньої денної заробітної плати (враховуючи кількість виконавців, їхню кваліфікацію і завантаженість роботою на різних етапах НДР). При виконанні даної науково-дослідницької роботи брали участь: професор та інженер-дослідник. Для ІЕЗ ім. Є.О. Патона тарифні ставки сумірної місячної заробітної плати складають: - професор – 17076.23 грн.; - інженер-дослідник – 7000 грн Денна заробітна плата кожного з виконавців визначається як місячна заробітна плата, поділена на середню кількість днів у місяці, що при п'ятиденному робочому тижні становить 21,2. Таким чином, величина денної заробітної плати виконавців складає: - професор– 805,5 грн. - інженер-дослідник – 330.18 грн Заробітна плата розраховується на основі даних про трудомісткість окремих робіт і посадової оплати виконавців цих робіт. Розрахунок ведеться в людино- днях. Перелік робіт та трудомісткість зведено в табл. 4.1. Перемножуючи середньоденну заробітну плату за кожною категорією виконавців на відповідну планову трудомісткість робіт, розраховується плановий фонд заробітної плати всіх виконавців. Підсумовуючи одержані результати, визначається загальний фонд заробітної плати з теми. Результати розрахунку фонду заробітної плати з теми зведено до табл. 4.2. Таблиця 4.1 – Трудомісткість макроетапів виконання НДР Найменування робіт по темі дослідження; Трудомісткість за виконавцями, людино-днів. Професор; Інженер-дослідник. 1. Отримання завдання та аналіз фахових публікацій з теми; 2; 5. 2. Обґрунтування мети та напрямів дослідження; 2; 2. 3. Розроблення методики проведення досліджень за темою; 5; 5. 4. Проведення експерименту; 3; 6. 5. Аналіз та обговорення результатів дослідження; 4; 10. 6. Оброблення результатів та побудова залежностей; 5; 8. Всього; 21; 36. Таблиця 4.2 – Розрахунок витрат на оплату праці Посада виконавців теми; Планова трудомісткість, люд-днів; Заробітна плата, грн. Посадовий місячний оклад; Середньоденна зарплата; Усього за виконавцями. Професор; 21; 17076,23; 805,5; 16915,5. Інженер-дослідник; 36; 7000; 330.18; 11886,48. Разом оплата праці з теми; 28801,98. 4.2.2 Визначення розміру єдиного соціального внеску Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – це обов’язкове відрахування на загальнодержавне соціальне страхування. З 1 січня 2016 р. ставка ЄСВ складає 22 %. Базою для нарахування ЄСВ слугують загальні витрати на оплату праці по темі (підсумок по табл.4.2). Згідно з діючим законодавством єдиний соціальний внесок складає 22 % від заробітної плати. ЄСВ=ЗП∙0,22=28801,98∙0,22=6336,4 де ЗП – загальні витрати на оплату праці по темі. Зварювання сталевої пластини CT3 порошковим дротом ,Тематика дослідницьких робіт, які виконуються на інженерно-фізичному факультеті, передбачає використання, перш за все, шихтових матеріалів, технологічних матеріалів для термічної, хіміко-термічної обробки та хімічних реактивів, витратних матеріалів для офісної техніки тощо. Розрахунки зводять за формою у табл.4.3 52 Таблиця 4.3 – Розрахунки витрат на матеріали Найменування матеріалу; Стандарт, технічні умови; Одиниця виміру; Кількість; Ринкова ціна за одиницю, грн.; Сума,грн.. 1. CT3; ГОСТ 977-75; кг; 10; 36; 360. 2. 09G2; ГОСТ 19281; кг; 10; 60; 600. 3. 09G2C; ГОСТ 19281; кг; 10; 89; 890. 4. 14G; ГОСТ 977-88; кг; 10; 35; 350. 5.19G; ГОСТ 977-88; кг; 10; 60; 600. 6.14G2; ГОСТ 977-88; кг; 10; 35; 350. 7.A36; ГОСТ 52927; кг; 10; 12; 120. Загальні витрати на матеріали; 3270. Транспортно-заготівельні витрати на матеріали: Тв1=3270∙0,1=327 грн. У такому разі загальна сума витрат на закупівлю матеріалів та їх транспортування буде становити: Вм=3270+327=3597 грн. 4.2.4 Витрати на спеціальне обладнання Для проведення дослідження використовувалось наявне обладнання (ІЕЗ ім. Є.О. Патона лабораторії), а додатково обладнання не купувалось. . Назва Спеціальнного обладнання; Кількість; Ринкова ціна за одиницю, грн.; Сума,грн. Автоматизований підводний зварювальний апарат; 1; 430000; 430000. Оптичний мікроскоп; 1; 9804; 9804. Верстат для лазерного різання металу; 1; 43000; 43000. Верстак; 1; 4300; 4300. Загальні витрати на Спецобладнання; 487104. Прямолінійний метод Прямолінійний метод нарахування амортизації передбачає рівномірний розподіл вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів. Під вартістю, яка амортизується мають на увазі первісну або переоцінену вартість об’єкта за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Первісна вартість обладнання – 487104 грн. Ліквідаційна вартість за попередньою оцінкою може скласти 20 000 грн. Очікуваний строк корисного використання – 30 років. Амортизаційні відрахування за рік = (487104 – 20 000) / 30 = 15570.133грн Місячна сума амортизації становитиме: 15570.133 / 12 = 1297.5 грн Те=1297.5 грн 4.2.5 Вартість послуг сторонніх організацій У виконанні науково-дослідницької роботи сторонні організації участі не брали. 4.2.6 Витрати на службові відрядження При виконанні науково-дослідницької роботи за даною темою, згідно плану, ніякі службові відрядження не проводилися. 4.2.7 Інші прямі невраховані витрати по темі Інші прямі невраховані витрати плануються у розмірі 10% від суми врахованих витрат на науково-дослідну роботу: Наприклад, загальні лабораторні реактиви та деталі машин, які потребують заміни. Ів=ЗП+ЄСВ+Вм+Те∙0,1=28801,98+6336,4+3597+1297.5∙0,1=4003.29 4.2.8 Накладні витрати До накладних витрат відносяться: 1.Витрати на заробітну плату адміністративно-управлінського, господарчого та допоміжного персоналу (разом з єдиним соціальним внеском); 2.Витрати на допоміжні виробництва; 3.Витрати на утримання та експлуатацію виробничих площ, наукових приладів та установок; 4.Витрати на охорону праці, техніку безпеки та екологію; 5.Фінансування підготовки кадрів, воєнізованої охорони й деякі інші. Норматив відрахувань на накладні витрати для ІЕЗ ім. Є.О. Патона встановлений у розмірі 20% планової сумарної вартості виконання НДР. Розраховуємо величину накладних витрат наступним чином: Нв=ЗП+ЄСВ+Вм+Те+Ів∙0,2=28801,98+6336,4+3597+1297.5+4003.29∙0,2=8807,23грн 4.2.9 Визначення планової кошторисної вартості теми Планова кошторисна вартість науково-дослідницької роботи визначається як сума витрат за окремими статтями калькуляції. Результати визначення вартості наведені у таблиці 4.3. Таблиця 4.3 – Планова калькуляція кошторисної вартості НДР Найменування статей витрат; Сума, грн; Обґрунтування. 1; 2; 3. 1.Витрати на оплату праці ЗП; 37000,62; Відповідно до розрахунків. 2.Єдиний соціальний внесокЄСВ; 8140,14; 22,0 % від загальних витрат на оплату праці. 3.Матеріали для проведення досліджень Вм; 2596; Відповідно до розрахунків. 4.Енергоносії для проведення досліджень; –; Відповідно до розрахунків (у нашому випадку включаються у статтю накладні витрати). 5.Спецобладнання для наукових цілей; –; Відповідно до розрахунків (у нашому випадку включаються у статтю накладні витрати). 6.Вартість послуг сторонніх організацій; –; За договором із сторонніми організаціями (у нашому випадку включаються у статтю накладні витрати). 7.Витрати на службові відрядження; –; Відповідно до розрахунків (у нашому випадку не передбачено). 8.Інші невраховані прямі витрати по темі Ів; 4003.29; 10 % від суми прямих розрахованих витрат по темі. 9.Накладні витрати (НВ ); 8807,23; Відповідно до нормативів організації-виконавця теми (у нашому випадку 20 % від суми прямих витрат). 10.витрати на амортизацію обладнання Те; 1297.5; Первісна вартість обладнання – 48710.4 грн. Ліквідаційна вартість за попередньою оцінкою може скласти 20 000 грн. Очікуваний строк корисного використання – 30 років.. 11.Усього витрат по темі; 61845,78; Сума попередніх статей. Згідно з таблицею 4.3 загальна планова кошторисна вартість науководослідної роботи складає: ВНДР = 61845,78 грн. . 4.3 Науково-технічна ефективність НДР Дослідження, що проводяться в даній роботі, мають дослідницький татеоретичний характер. Відповідно з цим прямий розрахунок очікуваного річного економічного ефекту надзвичайно складний, оскільки відсутні повні дані відносно сфери використання результатів роботи, а також вихідні дані для розрахунку єдиночасних та поточних витрат. У такому випадку слід використовувати бальну систему оцінки економічної ефективності за наступними показниками [59]: Для визначення річного економічного ефекту скористаємося бальною системою оцінювання економічної ефективності за наступними показниками: - важливість розробки (К1); - можливість використання результатів розробки (К2); - теоретичне значення та рівень новизни (К3); - складність дослідження (К4). Коефіцієнт К1 може приймати наступні значення: а) ініціативна робота, яка не входить до складу комплексної програми та не є завданням директивних органів – 1 бал; б) робота виконується за угодою про науково-технічне співробітництво – 3 бали; в) робота являє собою частину відомчої програми – 5 балів; г) робота являє собою частину комплексної міжвідомчої програми з елементами впровадження результатів – 7 балів; д) робота є частиною міжнародної комплексної програми – 8 балів. Коефіцієнт К2 може приймати такі значення: а) результати розробки можна використати тільки в даному підрозділі – 1 бал; б) результати розробки можуть бути використані тільки однією організацією – 3 бали; в) результати розробки можуть бути використані декількома організаціями – 5 балів. г) результатами розробки можуть користуватися в масштабах однієї галузі – 8 балів; 57 д) результатами розробки можуть користуватися у різних галузях – 10 балів. Коефіцієнт К3 може приймати такі значення: а) робота являє собою аналіз, узагальнення або класифікацію відомої інформації, подібні результати раніше були відомі в досліджуваній галузі – 2 бали; б) під час виконання роботи отримана нова інформація, яка доповнює уявлення про сутність досліджуваних процесів – 3 бали; в) внаслідок виконання роботи отримана нова інформація, яка частково змінює уявлення про природу досліджуваних процесів – 5 балів; г) внаслідок виконання НДР створені нові теорії, методики тощо – 6 балів; д) отримана інформація формує принципово нові уявлення, які не були відомі раніше – 8 балів. Коефіцієнт К4 може приймати такі значення: а) роботу виконує один підрозділ, витрати до 10 000 гривень – 1 бал; б) роботу виконує один підрозділ, витрати від 10 000 до 50 000 гривень – 3 бали; в) роботу виконує один підрозділ, витрати від 50 000 до 100 000 гривень – 5 балів; г) робота виконується декількома підрозділами, витрати від 100 000 до 200 000 гривень – 7 балів; д) робота виконується декількома організаціями, витрати понад 200 000 гривень – 9 балів. Загальна бальна оцінка (Б) вираховується перемноженням коефіцієнтів. Б = К1 · К2 · К3 · К4 В нашому випадку бальна оцінка ефективності згідно табл. 5.4 становить: Б=1∙8∙6∙5=240 Таблиця 4.4 – Бальна оцінка ефективності НДР Показник оцінки ефективності НДР; Умовне позначення показника; Характеристики даної роботи; Кількість балів. 1. Важливість розробки; К1; ініціативна робота, яка не входить до складу комплексної програми та не є завданням директивних органів; 1. 2. Можливість використання результатів розробки; К2; Результатами розробки можуть користуватися в масштабах однієї галузі; 8. 3.Теоретична значимість та рівень новизни розробки; К3; отримана інформація формує принципово нові уявлення, які не були відомі раніше – 8 балів.; 6. 4.Складність дослідження; К4; роботу виконує один підрозділ, витрати від 50 000 до 100 000 гривень; 5. Умовний ефект НДР розраховується за формулою: ЕНДРу=500∙Б-Ен∙ВНДР , де 500 – умовна вартість одного балу; Ен – нормативний коефіцієнт економічної ефективності (може бути в межах 0,1 – 0,3); ВНДР – сумарні витрати на виконання НДР (підсумок табл. 5.3); У нашому прикладі умовний ефект виконання НДР буде становити: 2304000-92970,86 ЕНДР=500∙240-0,15∙61845,78=110723,13 грн. Економічна ефективність НДР визначається коефіцієнтом умовної економічної ефективності Ее. Він є відношенням умовного ефекту виконання НДР до сумарних витрат на виконання НДР та розраховується за формулою: Ее=ЕНДРВНДР. У нашому прикладі Ее буде становити: Ее=110723,1361845,78=1,79 Коефіцієнт умовної економічної ефективності науково-дослідної роботи становить1,79 (перевищує одиницю), що свідчить про доцільність її виконання. 59 5. Охорона праці Заходи безпеки підводного зварювання та різання Порівняно з наземними операціями, підводне зварювання та різання проводяться у дуже суворих, складних та небезпечних умовах. Трохи необережності можуть спричинити аварії та навіть спричинити людські жертви; отже, ця операція повинна суворо дотримуватися національного стандарту "Підводна" безпека при зварюванні та різання "та пов'язані з ними норми, норми, норми тощо, для забезпечення будівництва та особистої безпеки. Виконуючи операції підводного зварювання та різання, зверніть особливу увагу на безпеку підводного використання електроенергії, наприклад: використовуйте безпечний струм та безпечну напругу та забороняйте використання змінного струму; Дотримуйтесь безпечної відстані від електричних предметів; Зверніть увагу на положення заземлювального дроту, Не повинно знаходитися між робочою точкою і проводом заземлення дроту; За необхідності використовуйте ізоляційний трансформатор та захист від перевантаження; регулярно перевіряйте ефективність ізоляції та водонепроникність підводного обладнання тощо; За необхідності носити спеціальний захисний одяг та рукавички; При зміні зварювального стрижня та відрізанні зварювального дроту екіпаж повинен бути проінформований про те, що вимикач лінії повинен бути вимкнений; та багато іншого. Крім того, вам слід також звернути увагу на захист гігієни праці, наприклад, на вибір підходящих окулярів для захисту зору; зверніть увагу на те, щоб уникати бризок високотемпературних речовин, щоб уникнути опіків тощо[45]. Використання 1. Рекомендується повністю ізолювати кабель. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 60 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| 2 .Перед початком роботи перевірте всі кабелі та підключені машини на наявність пошкодженої ізоляції. Пошкоджені повинні бути замінені, а дефектні відремонтовані. - Ємність кабелю повинна відповідати вимогам максимального струму заготовки. Ємність підключеної машини повинна бути принаймні рівною пропускній здатності кабелю. - Усі підключені машини повинні бути затягнуті та ретельно ізольовані. - Переконайтесь, що кабелі на відстані десяти футів від зварювальних щипців не мають роз’ємів. - Розташуйте кабель заземлення до заготовки так, щоб корпус дайвера ніколи не знаходився між зварювальним стрижнем і стороною заземлення зварювального контуру. - Тримайте силові кабелі та зварювальні кабелі окремо[46]. Спосіб складання - Підключіть мінусовий провід запобіжного вимикача до зварювальних щипців і тримайте запобіжний вимикач у межах досяжності сторожа. - Встановіть зварювальний апарат на позитивне з’єднання. Перевірте, чи правильна полярність: мінусовий полюс до зварювальних щипців, а позитивний - заземлений. - Визначте поточне значення налаштування та перевірте його за допомогою затискача (або амперметра). - Повністю ізолюйте всі кабелі, підключені до машини. - Переконайтесь, що кабелі та підключені машини працюють у належному стані, і що всі кабелі не мають з’єднань на відстані десяти футів від зварювальних щипців. - Закріпіть затискний затискач на заготовці. Причина аварії Характеристиками небезпечних факторів підводного зварювання та різання є: під водою використовується електрична дуга або газове полум'я, що небезпечніше, ніж зварювання в атмосфері або загальні водолазні операції. Поширені аварії під час підводних зварювальних та різальних робіт включають: ураження електричним струмом, вибух, опіки, ошпарювання, |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 61 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| утоплення, розбиття, хвороба на занурення або задуха. Причини аварії приблизно такі: - Кораблі або інші предмети, що занурюються під воду, часто містять боєприпаси, ємності з паливом та хімічно небезпечні товари. Якщо ситуація не буде перевірена перед зварюванням, під час зварювання відбудеться вибух. - Через загартовування та краплі розпеченого металу опіки, ошпарювання оператора або вигорання труб подачі повітря, водолазних костюмів та іншого водолазного обладнання спричиняють аварії. - Електричний удар, спричинений пошкодженням ізоляції або неправильною експлуатацією. - Колапс підводних компонентів може спричинити розбиття, дроблення, здавлювання та навіть смертельні аварії. - Нещасні випадки потоплення, спричинені горінням труб подачі повітря, водолазних костюмів, ураженням струмом або морськими вітрами та хвилями[46]. Заходи безпеки Важливою особливістю безпечних підводних зварювальних та різальних робіт є наявність великої кількості та багатьох аспектів попередніх робіт, як правило, включають такі аспекти: 1. Дослідити погоду, глибину води, температуру води, витрату та інші умови навколишнього середовища в зоні експлуатації. Коли поверхневий вітер менше 6 і швидкість потоку води менше 0,1 м / с, операцію можна проводити. 2.Перед підводним зварюванням та різанням слід з’ясувати характер та структурні характеристики зварних деталей, а також чи є в об’єкті роботи легкозаймисті, вибухонебезпечні та токсичні речовини. Правильно зафіксуйте предмети, які можуть впасти або зруйнуватися, особливо під час різання під водою, щоб запобігти розбиванню або пошкодженню труби та кабелю подачі повітря. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 62 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| - Перед зануренням перевірте та протестуйте на воді ізоляцію, водонепроникність та продуктивність зварювального та різального обладнання та інструментів, водолазного обладнання, газопроводів та кабелів, засобів зв'язку тощо. Кисневий шланг слід очищати парою або гарячою водою при 1,5- кратному робочому тиску, а на внутрішній і зовнішній стороні шланга не повинно прилипати жир. Повітряна труба та кабель повинні бути щільно з'єднані через кожні 0,5 м, щоб уникнути переплутування. Після занурення під воду труби подачі повітря, кабелі та сигнальні канати слід вчасно розташувати, щоб утримувати їх у безпечному положенні, щоб уникнути пошкодження. - Над робочою точкою в районі з радіусом, еквівалентним глибині води, одночасно не дозволяються інші операції. Оскільки незгорілий газ або токсичний газ виходить і піднімається на поверхню під час підводних операцій, люди, що знаходяться на воді, повинні вжити заходів запобігання пожежі та розмістити насос подачі повітря по вітру, щоб запобігти вдиханню вогнем або підводними людьми отруєння отруйним газом. - Перед початком роботи оператор повинен виконувати безпечне поводження на робочому місці та усувати оточуючі перешкоди. Підводне зварювання та різання не слід підвішувати у воді. Операційну платформу слід встановити заздалегідь або вибрати безпечне робоче положення на об’єкті, щоб уникнути розміщення самого себе, водолазного обладнання, труб для подачі повітря та кабелів у діапазоні розплавленого шлаку розбризкування або течія. - Між персоналом, що здійснює зварювальні та різальні роботи, персоналом наземного забезпечення повинен бути пристрій зв'язку. Коли всі підготовчі роботи готові, зварювальний та ріжучий персонал може розпочати роботу після отримання згоди допоміжного персоналу. - Підводні зварювальні та різальні роботи повинен виконувати персонал, який пройшов спеціальну підготовку та має такі дозволи на роботу. 2. Уважно продумайте положення та напрямок різання. Найкраще починати з положення, найближчого до поверхні води, і різати вниз. Це пов’язано з тим, що підводне різання здійснюється з використанням полум’я кисню та водню |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 63 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| або нафтового газу, і важко регулювати співвідношення між ними під водою. Заходи пожежної та вибухобезпеки - При виконанні підводного зварювання та різання резервуарів для - зберігання нафти, масляних труб, резервуарів для зберігання газу та герметичних контейнерів повинні дотримуватися технічні вимоги безпеки при зварювальному ремонті паливних контейнерів. Перед зварюванням та різанням слід ретельно оглянути інші предмети та видалити внутрішньо горючі та вибухонебезпечні матеріали. При неповному згорянні залишковий газ виходить з поверхні води, і коли він зустрічає перешкоди, він накопичується в металевих компонентах, утворюючи горючі газові кишені. Будь-яке вертикальне різання під водою слід переміщати зверху вниз, щоб запобігти полум’ю проходити через місце, де незгорілий газ збирається і спричинює вибух. - Категорично забороняється використовувати масляні труби, корпуси, кабелі та морську воду як провідники ланцюга електрозварника. - Під час роботи під водою, якщо зварювальник випадково впаде вниз або коли газовий балон буде використаний і замінить нову пляшку, тиск подачі повітря часто нижче тиску води, де знаходиться різак, і часто баланс В цей час зворотний вогонь виникає легко. Тому, крім встановлення запобіжника зворотного зв’язку на головній трубі подачі газу, між ручкою пальника та трубою подачі газу повинен бути встановлений вибухозахищений клапан. Вибухозахищений клапан складається із зворотного клапана та пламегасника. Перший запобігає зворотному потоку горючого газу, щоб уникнути утворення вибухонебезпечних сумішей у газовій трубі, а другий запобігає горючому газу в газовій трубі, коли полум'я тече через зворотний клапан. - Використовуючи водень як паливний газ, особливу увагу слід звертати на запобігання вибуху та запобігання витокам. - Запалювання факела можна запалити на воді і занести у воду, або запалити під водою запалювачем. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 64 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| - Запобігайте потраплянню крапель високої температури в складки водолазного костюма або труби подачі повітря, а також намагайтеся уникати зварювання та різання над головою, які згорять водолазний костюм або трубу подачі повітря. - Не затискайте газовий ріжучий шланг під пахвою або між ніг, щоб запобігти вибуху, проколу або горінню водолазного костюма внаслідок загартування. Різак не слід класти на грунт, щоб запобігти засміченню. Використовуйте його щодня Промивайте різак чистою водою і дайте йому висохнути[48]. Заходи безпеки від ураження електричним струмом - Зварювальне джерело живлення повинно мати постійний струм, а змінний струм заборонено. Оскільки змінний струм, що проходить через тіло дайвера під однаковою напругою, більший за струм постійного струму. У порівнянні із постійним струмом змінний струм має погану стійкість до дуги, що може легко спричинити більші бризки та збільшити ризик спалення водолазного обладнання. - Усе обладнання та інструменти повинні мати хорошу ізоляцію та водонепроникність, а опір ізоляції не повинен бути менше 1М. Для запобігання корозії морської води та атмосферних сольових бризок слід накрити надійну водонепроникну ізоляційну оболонку та забезпечити належне заземлення. - Зварники повинні одягати водонепроникні водолазні костюми, одягати сухі гумові рукавички та обмотувати гумою металеві гудзики на нижньому комірі дайвінг шолома. Фільтр на дайвінг-шоломі шарнірно закріплений на зовнішній стороні шолома, його можна відкривати та закривати. Глибина кольору фільтра повинна бути меншою, ніж на суші. Усі металеві деталі підводного обладнання слід захищати від води та ізоляції, щоб запобігти електролітичній корозії або електричним іскрам. - При заміні зварювального стрижня спочатку потрібно надіслати сигнал вимикача, а потім залишкову головку зварювального стрижня можна зняти |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 65 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| після відключення живлення, а зварювальний стрижень можна замінити новим або автоматичним вимикачем коробку можна встановити. Зварювальні електроди повинні бути ретельно ізольовані та водонепроникні, а електричний контакт повинен забезпечуватися лише на торці, де утворюється дуга. 5. Коли зварювальник працює, як тільки струм підключений, не повертайтеся до точки заземлення заготовки і розміщуйте себе між робочою точкою і точкою заземлення[49]. 66 ВИСНОВКИ Інститут PWI провів багато фундаментальних досліджень з підводного зварювання, а в 1970-х роках був розроблений напівавтоматичний порошковий зварювальний дріт, який успішно застосовується для підводного зварювання замість електродного дугового зварювання. У країнах СНД трубопровід дна річки відремонтований FCW надійно працює протягом 20 років. Цей метод також успішно застосовується для ремонту надводних кораблів. Дослідження на втомну міцність зварних з'єднань під водою при циклічному навантаженні показали, що якість цих підводних зварних з'єднань є щонайменше не нижче якості зварних з'єднань, утворених зварювальними стрижнями в звичайних умовах. Відмінною рисою цієї технології є використання в середовищах з прісною та морською водою глибиною до 60 метрів, Вуглецева сталь товщиною до 40 мм. Для різання високолегованої сталі та неметалів немає необхідності подавати додатковий кисень в зону горіння дуги під час різання. Переваги порошкового дроту незрівнянні з ручним дуговим зварюванням. Інститут PWI розробив напівавтоматичний порошковий зварювальний дріт івикористовує його для підводного зварювання. Напівавтоматична технологія порошкових дротових дротів не тільки реалізує безперервність зварювання, але і покращує ефективність виробництва зварювальних робіт. З іншого боку, регулювання складу порошку відповідно до основного матеріалу та зварювального середовища може також поліпшити якість зварювання. Крім того, коли для зварювання використовується зварювальний дріт з порошком захисного газу, дугу можна стабілізувати в процесі зварювання, обмеження форми зварювання можна зменшити, а зварювання добре сформувати. Насправді успішне застосування цієї технології вирішило проблему, що ручне дугове зварювання у воді не може бути безперервним зварюванням, який вніс вагомий внесок у механізацію підводного зварювання. Для досягнення більших економічних вигод від безперервного зварювання. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 67 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |

| Використана літертура 1. Англіською мовою назву статті唐德渝, 龙斌, 郑树森. 海洋石油工程水下焊接技术的现状及发展[J]. 金属加 工: 热加工, 2009(4): 24-28. [2]V. V. Satyanarayanaa, G. Madhusudhan Reddyb, T. Mohandas. Dissimilar metal friction welding of austenitic ferritic stainless[J]. Materials Processing Technology, 2005, 160(2): 128-137. [3]Uzilevskil Yu A et.al .Underwater Cutting of Structural material. Avtomaticheskaya Svarka,8,1984.P49 [4] Автомат для дуговой подводной сварки мокрым способом в стесненных условиях [Текст] / В. А. Лебедев, С. Ю. Максимов, В. Г. Пичак, Д. И. Зайнулин // Автоматическая сварка. – 2014. – № 9. – С. 41–46. [5] Етапи розвитку підводного зварювання / О.П. Літвінов // Питання історії науки і техніки. — 2016. — № 1. — С. 17-23. — Бібліогр.: 20 назв. — укр. [6] Автомат для дуговой подводной сварки мокрым способом в стесненных условиях [Текст] / В. А. Лебедев, С. Ю. Максимов, В. Г. Пичак, Д. И. Зайнулин // Автоматическая сварка. – 2014. – № 9. – С. 41–46. [7]І. В. КРІВЦУН, В. В. КВАСНИЦЬКИЙ, С. Ю. МАКСИМОВ, Г. В. ЄРМОЛАЄВ [Підручник] СПЕЦІАЛЬНІ СПОСОБИ ЗВАРЮВАННЯ,305-306C [8]叶建雄,尹懿,张晨曙.湿法水下焊接及水下焊接机器人技术进展[J].焊接技术,2009:5+7-10. [9] . Szelagowski, P. Properties of wet welded joints [Text] / P. Szelagowski, H. Stuhff, P. Loebel // Annual OTC. Houston, Texas, May 1–4, 1989. – Р. 77–87. [10] Машиностроение. Энциклопедия. Технология сварки, пайки и резки [Текст] : Т.III-4 / В. К. Лебедев, С. И. Кучук-Яценко, А. И. Чвертко [и др.] ; под ред. Б. Е. Патона. – М. : Машиностроение, 2006. – 768 с. [11] Голобородько, Ж. Г. Влияние плазмообразующей среды при резке на образование пор при сварке судокорпусных сталей [Текст] / Ж. Г. Голобородько, В. В. Квасницкий // Зб. наук. праць УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – № 3. – С. 25–31. [12] Хренов, К. К. Электрическая сварочная дуга [Текст] / К. К. Хренов. – М. : Машгиз, 1949. – 2104 с. [13]Мадатов, Н. М. Подводная сварка и резка металлов [Текст] : Н. М. Мадатов. – Л. : Судостроение, 1967. – 164 с. [14] Yusсhenko, K. A. Study of physico-metallurgical peculiarities of wet arc welding of structural steels [Text] / K. A. Yusсhenko, Yu. Ya. Gretskii, S. Yu. Maksimov // "Underwater wet welding and cutting" ^:international seminar and workshop. TWI North, Middlesbrough, UK, 17–18 April 1997. Woodhead publishing Itd. – 1998. – P. 6–29. [15]Авилов, Т. И. Свойства дуги при подводной сварке [Текст] / Т. И. Авилов // Сварочное производство. – 1960. – № 2. – С. 19–21. [16] Мадатов, Н. М. Подводная сварка и резка металлов [Текст] : Н. М. Мадатов. – Л. : Судостроение, 1967. – 164 с. [17] Chon-Liang, Tsai. Interpretive report on underwater welding [Text] / T. Chon-Liang, K. Masubuchi // Welding Research Counsil bulletin. – 1977. – № 224. – 37 р. [18] Brown, R. T. Fundamental Research on Underwater Welding [Text] / R. T. Brown, K. Masubuchi // Welding Journal. – 1975. – № 6. – P. 178–188. [19] Грецкий, Ю. Я. Повышение устойчивости дуги, горящей в воде, при сварке порошковой проволокой [Текст] / Ю. Я. Грецкий, С. Ю. Максимов // Автоматическая сварка. – 2004. – № 2.– С. 11–15. [20] N. Guo, M. R. Wang, Y. P. Du, et al. Metal transfer in underwater flux-cored wire wet welding at shallow water depth[J]. Materials Letters, 2015. [21] C. B. Jia, T. Zhang. Spectroscopic analysis of the arc plasma of underwater wet flux-cored arc welding[J]. Materials Processing Technology, 2013, 213(8):1370-1377. [22] 刘世明, 沈晓勤. 深水湿法焊接气孔问题研究[N]. 华南理工大学学报, 1997. [23] E. C. Pessoa, A. Q. Bracarense, E. M. Zica, et al. Porosity variation along multipass underwater wet welds and its influence on mechanical properties[J]. Materials Processing Technology, 2006, 179(1-3): 239-243. [24] N. Christensen. The Metallurgy of MMA Hyperbaric Welding[R]. SINTEF Report No. STF34 F83032, Trondheim, 1983. [25] S. Liu, A. M. Pope, R. Daemen. Welding consumables and weldability[R]. International Workshop on Underwater Welding of Marine Structures, Lousiana, USA, 1994, 321-350. [26] A. Q. Bracarense. Comparative study of commercial electrodes for underwater wet welding[R]. The International Congress of the International Institute of Welding-2 nd LatinAmerican Welding Congress, 2008. [27] V. R. Santos. Recent evaluation and development of electrodes for wet welding of structural ship steels[R]. The 29 th International Conference on Ocean, Offshore andArctic Engineering, Shanghai, 2010. [28] E. Padilla, N. Chawla, L. F. Silva, et al. Image analysis of cracks in the weld metal of a wet welded steel joint by three dimensional (3D) X-ray microtomography[J]. Materials Characterization, 2013, 83: 139-144. [29] M. H. P. Mauricio. Quantitative hydrogen cracking evaluation by digital optical microscopy[R]. The International Microscopy Congress-IMC17, Rio de Janeiro, 2010. [30] J. Y. Buffiere, P. Cloetens, W. Ludwig, et al. In situ X-ray tomography studies of microstructural evolution combined with 3D modeling[J]. Mrs Bulletin, 2008, 33(6): 611-619. [31] S. R. Stock. Recent advances in X-ray microtomography applied to materials[J].International Materials Reviews, 2008, 53(3): 129-181. [32] J. Withers Philip, Preuss Michael. Fatigue and damage in structural materials studied by x-ray tomography[J]. Annual Review of Materials Research, 2012(42): 81-103. [33] L. Babout, M. Janaszewski, T. J. Marrow, et al. A method for the 3D quantification of bridging ligaments during crack propagation[J]. Scripta Materialia, 2011, 65(2): 131-134. [34] E. Maire, O. Bouaziz, M. Di Michiel, et al. Initiation and growth of damage in adual-phase steel observed by X-ray microtomography[J]. Acta Materialia, 2008, 56(18): 4954-4964. [35] D. Bakavos, Y-C Chen, L. Babout, et al. Material interactions in a novel pinless tool approach to friction stir spot welding thin aluminum sheet[J]. Metal Mater TransA, 2011, 42A(5): 1266-1282. [36] H. N. B. Schmidt, T. L. Dickerson, J. H. Hattel. Material flow in butt friction stir welds inAA2024-T3[J].Acta Materialia, 2006, 54(4): 1199-1209. [37] J. Madison, L. K. Aagensen. Quantitative characterization of porosity in laser welds of stainless steel[J]. Scripta Materialia, 2012, 67(9): 783-786. [36] S. Paciornik. Characterization of pores and cracks in underwater welds by μct and digital optical microscopy[R]. Proceedings of the 1 st international conference on 3D materials science Hoboken: John Wiley, 2012, 177-182. [37] Yusсhenko, K. A. Study of physico-metallurgical peculiarities of wet arc welding of structural steels [Text] / K. A. Yusсhenko, Yu. Ya. Gretskii, S. Yu. Maksimov // "Underwater wet welding and cutting" ^:international seminar and workshop. TWI North, Middlesbrough, UK, 17–18 April 1997. Woodhead publishing Itd. – 1998. – P. 6–29. [38] Suga, Y. On improving the mechanical properties of underwater welded joints by postweld heat treatment [Text] / Y. Suga, A. Hasui // IIW IX-1523-88. – 11 p. [39] Максимов, С. Ю.Структурные изменения в металле ЗТВ соединений стали Х60 при подводной сварке [Текст] / С. Ю. Максимов, В. С. Бут, В. Г. Васильев [и др.] // Автоматическая сварка. – 2006. – № 2. – С. 18–21. [40] Махненко, В. И. Исследование особенностей переноса водорода при подводной сварке плавлением конструкционных сталей [Текст] / В. И. Махненко, С. Ю. Максимов, Т. В. Королева // Автоматическая сварка. – 2004. – № 1. – С. 12–22. [41] Устинов, А. В. Усовершенствование технологии подводной мокрой сварки покрытыми электродами [Текст] / А. В. Устинов, В. В. Чигарев // Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту. – 2000. – Вып. 10. – С. 199–203. [42] Sanchez-Ozio, A. The influence of consumables composition and solidification on inclusion formation and growth in low carbon steel underwater wet welds [Text] / A. Sanchez-Ozio, S. Liu // Welding Research Council Bulletin. – 1995. – № 399. – 59 р. [43] http://tap-ukraine.info/stal-st3/?i=1 [44] 石永华 王国荣等. 水下药芯焊丝焊接的工艺特点与 研究进展. 焊接技术. 2000，29（2） [45] 昱华. 水下焊接与切割技术综述[D]. , 2000. http://img2.eworldship.com/2012/1228/20121228025633571.pdf [46] https://kknews.cc/news/nrvryl5.html [47] https://www.safewaychina.com/mArticle/shuixiahanjieyuqiege.html [48] 梁雪华, 徐黎明. 下福水电站二期闸坝工程中的电渣压力焊接施工[J]. 紅水河, 2008, 27(1): 76-78. https://scholar.google.com.hk/scholar?cluster=9940153132520621062&hl=zh-CN&as_sdt=0,5 [49]https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B4%E4%B8%8B%E7%84%8A%E6%8E%A5/1411728 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  | 71 |
| Зм. | Арк. | № докум. | Підпис |  |  |  |