НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

| «На правах рукопису» УДК ________ | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ М. Д. Гомеля «___»_____________2020 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 161-Хімічні технології та інженерія

на тему: «Удосконалення технології виготовлення паперу санітарно-гігієнічного призначення »

Виконала:

студентка II курсу, групи ЛЦ–91мп

Колесникова Олена Сергіївна	_________

Керівник:

к.т.н., ст. викладач

Остапенко А.А	_________

Рецензент:                                                                                                     _________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студентка _____________

Київ – 2020 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-професійною програмою

Спеціальність (спеціалізація) – 161 Хімічні технології та інженерія (Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

____________    М.Д. Гомеля

«___»_____________2020 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенці

Колесниковій Олені Сергіївні

1. Тема дисертації: Удосконалення технології виготовлення паперу санітарно-гігієнічного призначення

науковий керівник дисертації  Остапенко Аліна Анатоліївна, к.т.н., ст.викладач              затверджені наказом по університету від «03»  листопада  2020 р. № 3207–с.

2. Термін подання студентом дисертації:  «     »  грудня  2020 р.

3. Об’єкт дослідження: процес сушіння паперу санітарно-гігієнічного призначення контактно-конвективним способом та пиловловлювання.

4. Предмет дослідження: ковпак Янкі-циліндра з використанням подвійної системи пари, система пиловловлювання.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити: встановити ковпак Янкі-циліндра з використанням подвійної системи пари, встановити систему пиловловлювання; навести вимоги до сировини, допоміжних хімічних речовин та готової продукції; навести технологічну схему виробництва  санітарно-гігієнічного виду продукції; виконати розрахунок теплового балансу контактного та конвективного сушіння; обрати основне технологічне обладнання; навести заходи з охорони праці на виробництві; розробити стартап-проект.

6. Орієнтовний перелік графічного (ілюстративного) матеріалу: технологічна схема виробництва санітарно-гігієнічного виду паперу; система ковпака Янкі-циліндра з використанням подвійної системи пари, система пиловловлювача, результати теплового балансу, стартап-проект.

7. Орієнтовний перелік публікацій: 2 тези на Міжнародних конференціях.

8. Дата видачі завдання  «  »  жовтня 2020 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформлення вимог до сировини, хімікатів та готової продукції; представлення літературного огляду | 29.10 – 02.11 |  |
| 2 | Обгрунтування удосконалення, затвердження технологічної схеми | 03.11 – 10.11 |  |
| 3 | Розрахунок та оформлення теплового балансу; вибір та обґрунтування основного технологічного обладнання | 11.11 – 18.11 |  |
| 4 | Розробка заходів з техніки безпеки на виробництві | 19.11 – 23.11 |  |
| 5 | Розробка стартап-проекту. Загальне оформлення магістерської дисертації | 24.11 – 08.12 |  |

Студентка                                                    ____________     О.С Колесникова

Науковий керівник дисертації                  _____________    А.А Остапенко

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація: 70 стор., 7 рис., 26 табл., 2 дод., 12 пос.

Актуальність теми. Процес виробництва паперу і картону є досить складним та багатоопераційним процесом. Причиною є витрати електричної та теплової енергії, свіжої води, виробничих відходів та стічних вод.  На даний час дуже актуальним питанням є розроблення інноваційних рішень у виробництві санітарно-гігієнічного виду паперу, та раціональне використання сировинних ресурсів.

Мета і задачі дослідження: Мета роботи — підвищити продуктивність папероробної машини, зменшити енерговитрати під час сушіння паперу санітарно-гігієнічного призначення та забезпечити сприятливі та менш небезпечні умови праці.

Для досягнення мети було поставлено наступні задачі:

1) встановити ковпак Янкі-циліндра з використанням подвійної системи пари;

2) встановити систему пиловловлювання;

Об’єкт дослідження: процес сушіння паперу санітарно-гігієнічного призначення контактно-конвективним способом та пиловловлювання.

Предмет дослідження: ковпак Янкі-циліндра з використанням подвійної системи пари, система пиловловлювання.

Методи дослідження: Для виpішення поставлених задач було проведено методи емпіричного дослідження, теоретичного дослідження, зроблено аналіз модернізацій та вдосконалень діючих підприємств.

Практичне значення одержаних результатів: результати магістерської дисертації можуть бути впроваджені на підприємствах паперової галузі промисловості  для підвищення продуктивності папероробної машини та забезпечення сприятливих та менш небезпечних умов праці.

Досліджено властивості паперу, технологічні характеристики обладнання та технології виготовлення санітарно-гігієнічного виду паперу.

Наведено показники якості сировини, хімікатів та готової продукції. Розроблено технологічну схему виробництва санітарно-гігієнічного виду продукції, а саме паперу-основи  для серветок.

Розраховано тепловий баланс контактно-конвективного способу сушіння паперу.

Проведено  розрахунок та вибір основного обладнання у відповідності до продуктивності технологічного потоку.

Розглянуто основні шкідливі фактори, які впливають на безпеку працівників цеху з виробництва паперу.

Апробація результатів дисертації: Матеріали магістерської дисертації

було розглянуто на XVІІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсозберігаючі технології та обладнання», Київ, 21-22 травня, а також на XІX Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсозберігаючі технології та обладнання», Київ, 21-22 листопада 2020 року.

Публікації: за результатами дисертаційної роботи опубліковано 2 тези доповідей на міжнародних конференціях.

ПАПЕРОРОБНА МАШИНА, СУШІННЯ, ПИЛОВЛОЛЮВАННЯ, ПАПІР- ОСНОВА ДЛЯ СЕРВЕТОК, КОВПАК, ЯНКІ-ЦИЛІНДР, САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ПРОДУКЦІЯ

ABSTRACT

Master's thesis: 70 p.,7 fig., 26 tab., 2 applications, 12 source

Actuality of theme: The process of paper and cardboard production is a rather complex and multi-operational process. The reason is the consumption of electricity and heat, fresh water, industrial waste and wastewater. Currently, a very important issue is the development of innovative solutions in the production of sanitary paper, and the rational use of raw materials.

The purpose and objectives of the study: The purpose of the work is to increase the productivity of the paper machine, to reduce energy consumption during the drying of sanitary paper and to provide favorable and less dangerous working conditions.

To achieve this goal, the following tasks were set:

1) install the Yankee cylinder cap using a double steam system;

2) install a dust collection system;

Object of research: the process of drying paper for sanitary and hygienic purposes by contact-convection method and dust collection.

Subject of research: Yankee cylinder cap using a double steam system, dust collection system.

Research methods: Methods of empirical research, theoretical research, analysis of modernizations and improvements of existing enterprises were carried out to solve the set tasks.

Practical importance of the obtained results: the results of the master's dissertation can be implemented in the enterprises of the paper industry to increase the productivity of the paper machine and provide favorable and less dangerous working conditions.

The properties of paper, technological characteristics of equipment and technologies of production of sanitary and hygienic type of paper are investigated.

Indicators of quality of raw materials, chemicals and finished products are given. The technological scheme of production of a sanitary and hygienic kind of production, namely a paper basis for napkins is developed.

The heat balance of the contact-convective method of paper drying is calculated.

The calculation and selection of the main equipment in accordance with the productivity of the technological flow.

The main harmful factors that affect the safety of employees of the paper shop are considered.

Approbation of results of work: Materials of the master's dissertation was considered at the XVIII International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduate Students and Young Scientists "Resource-Saving Technologies and Equipment", Kyiv, May 21-22, and at the XIX International Scientific-Practical Conference of Students, Postgraduate Students and Young Scientists "Resource-Saving Technologies and Equipment" , Kyiv, November 21-22, 2020.

Publications: following the results of the master's dissertation 2 abstracts of reports at the international conference were published.

PAPER MACHINE, DRYING, DUST-CUTTING, PAPER-BASE FOR NAPKINS, CAP, YANKI CYLINDER, SANITARY AND HYGIENIC PRODUCTS

ВСТУП

Папір є однією з основних складових життєзабезпечення людини.

Виробництво виробів санітарно-гігієнічного призначення на основі напівфабрикатів целюлозно-паперової промисловості розвивається в нашій країні в останні роки випереджаючими темпами. При цьому мається на увазі не тільки збільшення масштабів виробництва цих виробів, а й поліпшення їх якості, розширення асортименту. Вироби санітарно-гігієнічного призначення на основі целюлози і деревної маси не тільки не поступаються за споживчими властивостями аналогічним виробам з текстильних матеріалів та бавовни, але іноді і перевершують їх (мова йде про вироби разового і короткочасного користування). У той же час ці вироби значно дешевші, їх виробництво вимагає менших капітальних і енергетичних витрат. [1]

Асортимент виробів санітарно-гігієнічного призначення на основі целюлози і деревної маси дуже різноманітний – серветки (столові, косметичні, для догляду за шкірою – освіжаючі, гігієнічні, антисептичні), господарські (кухонні) рушники, туалетний папір, дитячі пелюшки і підгузки, носові хустки. Особливу групу складають спеціальні предмети для медичної практики – вбираючі серветки і тампони для обробки ран, адсорбуючі підстилки для хірургічних та родопомічних відділень лікарень, серветки, просочені спеціальними біологічно-активними препаратами (антимікробними, гемостатичними, анестезуючими і т. п.). [2]

Залежно від виду вихідних напівфабрикатів, використовуваних для виробництва виробів санітарно-гігієнічного призначення, вони можуть бути розділені на дві основні групи: 1) вироби з тонкого (крепованого або гладкого) паперу; 2) комбіновані вироби з адсорбируючими шарами з волокнистого напівфабрикату.

Вироби з паперу або з його застосуванням дозволяють економити в масштабах країни велику кількість текстильних матеріалів та бавовни. [1]

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………..8

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ……………………………………………..11

ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД………………………………………………………….12

1.1 Загальні відомості про виготовлення санітарно-гігієнічного виду продукції…………………………………………………………………………….12

1.2 Шляхи пришвидшення та покращення процесу виготовлення паперу санітарно-гігієнічного призначення………………………………………………13

1.3 Іноваційні рішення для удосконалення виробництва паперу санітарно-гігієнічного призначення…………………………………………………………..18

2 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА…………………………………………………..20

2.1 Вимоги до сировини та готової продукції……………………………….....20

2.2 Технологічна схема виробництва паперу-основи для серветок та її опис

……………………………………………………………………………………….24

2.3 Система ковпака Янкі-циліндра з використанням подвійної системи пари та її опис…………………………………………………………………………….29

2.4 Система пиловловлювання та її опис……………………………………….31

2.5 Розрахунок теплового балансу ……………………………………………...32

2.6 Вибір і обгрунтування основного технологічного обладнання…………...36

3 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ НА ВИРОБНИЦТВІ……………………………………..42

3.1 Загальні вимоги безпеки …………………………………………………….42

3.2 Вимоги безпеки перед початком роботи …………………………………...44

3.3 Вимоги безпеки під час роботи ……………………………………………..44

3.4 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях……………………………………..48

3.5 Вимоги безпеки по закінченню роботи …………………………………….50

4 СТАРТАП-ПРОЕКТ……………………………………………………………...51

4.1 Опис ідеї проекту……………………………………………………………..51

4.2 Технологічний аудит ідеї проекту…………………………………………..51

4.3 Аналіз ринових можливостей запуску стартап-проекту…………………..52

4.4 Розроблення ринкової стратегії проекту……………………………………56

4.5 Розроблення маркетингової програми проекту…………………………….57

4.6 Висновки до стартап-проекту………………………………………………..58

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………59

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………...60

ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

НД – нормативна документація

НТД – нормативно-технічна документація

ПРВ – поздовжньо-різальний верстат

ПРМ – папероробна машина

ПРС – поздовжньо-різальний станок

ПРЦ – папероробний цех

СДН – санітарні допустимі норми

СНиП – санітарні норми і правила

ТУ – технічні умови

1  ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

1.1 Загальні відомості про виготовлення санітарно-гігієнічного виду продукції

Санітарно-гігієнічні вироби на основі целюлози і деревної маси призначені для часткової або повної заміни текстильних матеріалів та бавовни в аналогічних умовах при обмеженому терміні їх експлуатації (вироби разового або короткочасного користування). При цьому вироби повинні бути дешевими, за фізико-механічними, естетичними і гігієнічними властивостями відповідати цільовим призначенням. Більш низька вартість санітарно-гігієнічних виробів на основі деревних волокон в порівнянні з аналогічними виробами з текстильних матеріалів і бавовни, що  застосовуються для цих цілей, досягається завдяки застосуванню більш продуктивного обладнання, менш дефіцитної і більш дешевої сировини.

Загальною вимогою, що пред'являється до санітарно-гігієнічних виробів на основі рослинних деревних волокон, є їх нетоксичність. Виконання цієї вимоги ставить деякі обмеження на вибір волокнистої сировини і хімічних допоміжних речовин, які використовуються для надання спеціальних властивостей паперу, і усунення технологічних труднощів на різних стадіях технологічного процесу отримання волокнистих напівфабрикатів, паперу та виробів. У виробництві санітарно-гігієнічних видів паперу до таких хімічних допоміжних речовин відносяться: вологостійкі добавки, поверхнево-активні речовини та інші хімікати для підвищення всмоктуючої здатності і м'якості, зменшення пиломості, зниження смоляних труднощів, регулювання адгезії паперового полотна до поверхні сушильного циліндра, а також хімікати служать для надання спеціальних властивостей – бактерицидності, гідрофобності, фарбування і т. п.

Великий вплив на якість санітарно-гігієнічних видів паперу крім властивостей вихідних волокнистих напівфабрикатів надають і режими їх підготовки. У той же час технологія вироблення м'яких, пухких видів паперу накладає певні обмеження на процеси відливу паперового полотна, його зневоднення, пресування і сушіння. Папір санітарно-гігієнічного призначення має низьку масу 1 м2 (10-50 г), що в сукупності з умовами введення процесів відливу, зневоднення, пресування і сушіння при високих швидкостях (до 2500 м / хв) вимагає застосування спеціальних машин з виробництва паперу. Іншою відмінною рисою виробництва багатьох санітарно-гігієнічних видів паперу є наявність операції крепування, що сприяє збільшенню його м'якості, пухлості, розтяжності. [1]

1.2 Шляхи пришвидшення та покращення процесу виробництва санітарно-гігієнічного виду продукції

Дослідженню процесу сушіння паперу на нагрітій поверхні було присвячено велику кількість робіт: [2], [3], [4] та ін. В цих роботах досліджувалися змінні фактори, що впливають на процес сушіння, а також вивчалося випаровування вологи на окремих ділянках машини і вплив режимних параметрів сушіння на властивості паперу.

У роботі [1] описано, що сучасні конструкції сушильного циліндра характеризуються годинною витратою тепла 315-357 МДж на 1 м2 сушильної поверхні. Найбільш часто сушильні циліндри  папероробних машин обладнуються ковпаками швидкісного сушіння типу «Спунера» з підігрівом повітря в парових або газових калориферах.

Парові калорифери застосовуються при низькотемпературному нагріванні (до 150 – 180 ° С), а газові, обігріваються продуктами згоряння рідкого або газоподібного палива, при високотемпературному нагріванні (до 300 ° С і вище). [1]

Конструкції ковпаків швидкісного сушіння різні. На рис. 1.1, як приклад, приведена схема однієї секції ковпака швидкісного сушіння типу «Спунера» з паровим підігрівом повітря машини (ширина сітки 4 м, швидкість 900 м / хв).

Рисунок 1.1 – Схема секції ковпака швидкісного сушіння типу «Спунера»

1 – папір; 2 – калорифер; 3 – корпус секції; 4 – вентилятор; 5 –  повітропровід для свіжого повітря; А – зона тиску; Б – зона змішування підігрітого і відпрацьованого повітря; В – зона відсмоктування пару

У кожній секції встановлено по два осьових вентилятора і калорифер. Ковпак охоплює сушильний циліндр діаметром 4,3 м по дузі 200 °. Свіже повітря після попереднього підігріву (до 160 ° С) безперервно подається по повітропроводу в камеру змішування, де змішується з відпрацьованим вологим повітрям, після чого направляється вентилятором в зону тиску і звідти через калорифер під тиском виходить через сопла на папір. Швидкість  струменів повітря, які направляються на папір, приблизно 40 м / хв. Сопла з отворами діаметром близько 5 мм знаходяться   на відстані  25 мм від поверхні паперу. Частина повітря з випарованою з поверхні паперового листа вологою при температурі 140 ° С надходить на регенерацію в теплообмінник, де нагріває свіже повітря. Інша частина зволоженого повітря (близько 80%) змішується зі свіжим підігрітим повітрям і вентилятором знову подається в зону тиску, після підігріву – до сопел. Для ковпака швидкісного сушіння з розмірами, зазначеними вище, кількість повітря, що циркулює  становить близько 2500 м3 / хв. Найбільш оптимальні умови роботи ковпака досягаються при додаванні 20% свіжого повітря. Використання багатосекційних  ковпаків швидкісного  сушіння дозволяє створити оптимальні умови температурного режиму по всій дузі обхвату циліндра. Для підвищення ефективності сушильних ковпаків температура гарячого повітря встановлюється найбільшою в секціях з мокрого боку циліндра, найменшою – з сухого. У деяких випадках використовуються ковпаки з температурою циркулюючого повітря до 800 ° С. [1]

Аналіз роботи [2] показує, що при виробництві товстих санітарно-побутових видів паперу – (рушників, туалетного паперу з масою 40-50 г / м2) іноді після сушильного циліндра встановлюють досушувальні циліндри і каландр. Легке каландрування паперового полотна після крепування сприяє фіксації крепу, збільшення м'якості паперу. У той же час каландрирування забезпечує врегулювання  товщини паперового полотна. Для отримання паперу з підвищеним  поглинанням і м'якістю його іноді піддають двоступінчастому крепуванню – напівсухому і сухому. При подальшій переробці крепування паперу може подовжуватися на 3–5%. Для зменшення розтягування крепувального паперу на поздовжньо-різальних верстатах і автоматах для виготовлення виробів розмотуючий рулон приводиться в обертання, а не гальмується як при виробництві інших видів паперу.

У роботі [5] описано, що інший шлях збільшення м'якості і пухлості санітарно-побутових видів паперу – використання сушарок з прохідним потоком повітря через паперове полотно, останнє можливе, тому що ці види паперу мають низьку масу 1 м2 і характеризуються високою повітропроникністю. Це дозволяє гарячому повітрю без високого надлишкового тиску легко проходить через паперове полотно, не руйнуючи його. Гаряче повітря, що проходить через пори паперового полотна, входить в тісний контакт із мокрими волокнами і водою між ними. При цьому досягаються високі коефіцієнти тепло- і масообміну. Поєднання на папероробній  машині сушіння на сушильному циліндрі з крепуючим пристроєм і циліндрі  проходить потоком повітря, знімає обмеження на верхню межу робочих швидкостей.

У роботі [6] описано, що сушіння паперу здійснюється на циліндрі з перфорованими стінками (можливо більше відкритою поверхнею), обладнаним спеціальним ковпаком. Ковпак сушарки складається з обдувного ящика, що забезпечує подачу гарячого повітря в обсязі 0,5–3 м3 / м2-с. Сушарка з прохідним потоком повітря може бути розташована перед сушильним циліндром з крепуючим пристроєм або після нього. Перевага віддається розташуванню сушарки з прохідним  потоком повітря перед сушильним циліндром з крепуючим  пристроєм. В цьому випадку паперове полотно підсушується до 60-80% сухості, а потім передається на сушильний циліндр з крепуючим шабером. Для збільшення зчеплення паперового полотна з поверхнею циліндра використовуються хімічні допоміжні речовини, що наносяться на поверхню.

Проаналізувавши роботу [6] бачимо, що велику кількість вологи, яка утворюється під час процессу сушіння паперового полотна над Янкі-циліндром необходимо видалити, щоб забезпечити стійку і швидку сушку паперового полотна. Встановлення системи ковпака Янкі-циліндра з використанням подвійної системи пари дозволить пришвидшити процесс сушіння, за допомогою встановлених датчиків температур, а також дозволить зекономити пару.

Система ковпака оснащена продувним ящиком, який показаний на рис. 1.2.

Рисунок 1.2 – Продувний ящик і внутрішній повітропровід

Продувний ящик, спеціально розроблений для забезпечення рівномірного розподілу струменя повітря по всій поверхні так, щоб висушити паперове полотно; і так щоб знизити шум, викликаний повітряним струменем, а також забезпечити високий коефіцієнт теплового обміну.

Продувний ящик включає в себе певну кількість трубок, зображено на рис. 1.3, для відпрацьованого вологого повітря, що виводиться через продувний ящик.

Рисунок 1.3 – Деталі поверхні продувного ящика над Янкі-циліндром

Розмір і розташування цих трубок визначаються так, щоб запобігти створенню повітряних потоків на рівні паперового полотна, що може викликати той факт, що паперове полотно піднімається з поверхні Янкі-циліндра. Даний факт негативно впливає на продуктивність системи рекуперації і збільшує споживання енергії. Продувний ящик має інспекційні двері на обох його кінцях для полегшення очищення внутрішньої поверхні .

Відомо, що на Янкі-циліндрі встановлено три шабери: знімальний, крепувальний, очисний. Після змімання полотна і очищення циліндра утворюється багато пилу, який осідає на папері і створює небезпечні умови праці. Тому дуже актуальною темою є видалення пилу після сушильної частини ПРМ.

У роботі [8] наведена конструкція пиловловлювача (рис. 1.3)

Рисунок 1.3 – Пиловловлювач

1.3 Іноваційні рішення для удосконалення виробництва паперу санітарно-гігієнічного призначення

В ході інноваційних пошуків було проаналізовано ряд конструкцій сушильних частин папероробної машини, розглянуто шляхи покращення виробництва паперу санітарно-гігієнічного призначення, їх переваги, недоліки та особливості їх використання.

В результаті аналізу та патентного пошуку було прийнято такі інноваційні рішення:

- Встановлення системи ковпака Янкі-циліндра з використанням подвійної системи пари.

Ковпак оснащений датчиками температури, за допомогою яких можна  підвищувати температуру, що значно пришвидшує процес сушіння і тим самим збільшує продуктивність ПРМ.

Завдяки даному ковпаку і підтриманню температури на рівні 160оС  не утворюється паровго туману над папером і краще проходить процес сушіння.

Завдяки підгріванню в калориферах ми економимо теплоносій, тобто газ який подається в загальну систему нагрівання.

Економія пари відбувається завдяки передачі відпрацьованої пари з «мокрої» частини ковпака на підігрівання у блок рекуперації і подачі її у ковпак  «сухої» частини.

- Встановлення системи пиловловлювання.

Завдяки встановленню пиловловлювача забезпечується максимальне очищеня полотна паперу від утвореного в процесі виробництва пилу.

Зібраний пил приймається цим збираючим пристроєм, при цьому забезпечується висока ефективність і екологічність виробництва.

Система встановлюється для забезпечення сприятливих та менш небезпечних умов праці.

2 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

2.1 Вимоги до сировини та готової продукції

Папір-основа для серветок  виготовляється згідно з  ДСТУ 8399 «Папір для виробів санітарно-гігієнічної призначеності», показники якості наведено в таблиці 2.1

Таблиця 2.1

| Назва показника | Норма для паперу марок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метод випробування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СГ-15 |  | СГ-16 | СГ-17 | СГ-18 |  | СГ-19 | СГ-20 |  | СГ-22 | СГ-24 | СГ-29 | СГ-35 | СГ-40 | СГ-45 | Згідно з ДСТУ 2297 |
| 1.Маса паперу площею 1 м2, г | 15+1 |  | 16+1 | 17+1 | 18+1 |  | 19+ 1 | 20+1 |  | 22+2 | 24+3 | 29+2 | 35+2 | 40+3 | 45+3 |  |
| 2.Ступінь крепування у машинному напрямі,% | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Згідно з ДСТУ 2334 |
| 3.Руйнівне зусилля у сухому стані, Н, не менше: - машинному напрямку ; -поперечному напрямку. | 1,0 0,5 | 1,1 0,5 |  | 1,2 0,6 | 1,3 0,7 | 1,6 1,0 |  | 1,6 1,0 |  | 1,8 1,2 | 2,2 1,4 | 2,8 1,8 | 3,5 2,2 | 4,0 2,5 | 4,5 3,2 | Згідно з ДСТУ 2334 та 6.9 |
| 4.Капілярне всмоктування у серед.з двох напрямків, мм, не менше | 22,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Згідно з ГОСТ 12602 |
| 5 Руйнівне зусилля у вологому стані Н, не менше | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,4 |  |  |  | Згідно з ГОСТ 13525 |

Продовження таблиці 2.1

| Назва показника | Норма для паперу марок | Метод випробування |
| --- | --- | --- |
| 6. pH водної витяжки х.е. | 4,5-8,0 | ДСТУ ISO 6588- |
| 7. Вологість, % |  | ГОСТ 13525.19 |
| 8. Білість для незабарвлено-го паперу, % -без оптич-ного вибілювача -з оптичним вибілювачем | 80 90 | Згідно з ДСТУ EN 12625-7 |

Для виготовлення паперу-основи для серветок як сировина використовується сульфатна вибілена целюлоза з листяних порід деревини марки ЛС-3, згідно з ГОСТ 28172-89,  показники якої, наведено в таблиці 2.2 і хвойна целюлоза марки ХБ–4  згідно з ГОСТ - 9571 (таблиця 2.3).

Таблиця 2.2 – Характеристика показників якості листяної целюлози

| Марка целюлози | Призначення |
| --- | --- |
| ЛС-0 | Для вищих марок паперу, креслярського паперу, паперу для малювання і документних видів паперу, для виготовлення шпалер способом глибокого флексографічного друку |
| ЛС-1 | Для обгорткового паперу, друкарського №1, етикеткового, сигаретного писального №1, офсетного №1, картографічного, документного, паперу-основи для перекладних зображень, пакувального пергаменту |
| ЛС-2 | Для паперу друкарського №2, офсетного №2, документного, карткового, для шпалер. |
| ЛС-3 | Для писального паперу № 2, для пакування продуктів на автоматах, покривних шарів паперу, санітарно-побутового та гігієнічного призначення та картону. |
| ЛС-4 | Для писального, кольорового, обгорткового паперу, пакувальної пачки для цигарок |

Таблица 2.3 – Показники якості хвойної целюлози

| Назва показника | Значення для марки |  |  |  |  |  |  | Метод випробування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ХБ-0 | ХТ-1 | ХБ-2 | ХБ-4 | ХБ-5 | ХБ-6 | ХБ-7 |  |
| 1.Механічна міцність при розмелюванні в ЦРА до 600 ШР: -розривна довжина, км, не менше | 9,0 | 7,8 | 7,8 | 7,4 | 8,5 | 8,7 | 67,4 | По ГОСТ 13523.1 |
| -міцність на злом під час багаторазових перегинах, чпп, не менше | 1300 | 1100 | 800 | 700 | 1000 | 1300 | 800 | По ГОСТ 13525.2 |
| 2.Білість, %, не менше | 90 | 88 | 86 | 87 | 82 | 80 | 81 | По ГОСТ 7690 |
| 3. рН водної витяжки | 5,5-7,0 | 5,5-7,0 | 5,5-7,0 | 5,5-7,0 | 5,5-7,0 | 5,5-7,0 | 5,5-7,0 | По ГОСТ 12523 и п. 3.4 |
| 4. Сорність, шт. площею: - от 0,1 до 1,0 мм2 включ., не менше | 25 | 70 | 70 | 60 | 90 | 150 | 120 | По ГОСТ 7890 |
| - св. 1,0 до 2,0 мм2 включ., не менше | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 15 | 10 |  |
| - св. 2,0 до 3,0 мм2 включ., не менше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |  |
| - більше 3,0 мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. Вологість, %, не менше | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | По ГОСТ 16932 розд. 3 |

Для надання паперу вологоміцності застосовують поліамідоаміно-епілхлоргідринну смолу марки Fennostrength PA 21 згідно з сертифікатом якості  (таблиця 2.4). [9]

Таблиця 2.4 – Характеристика продукту

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Вміст сухої речовини, % | 20,5 – 21,5 |
| В’язкість, 25◦ С, мПа∙с | 40 – 90 |
| рН | 3,0+0,5 |
| Щільність, кг/дм3 | 1,03 |
| Вміст епіхлоргідрину и дихлорпропанола, % | <0,1 |

2.2 Технологічна схема виробництва паперу-основи для серветок та її опис

Технологічна схема виробництва паперу-основи для серветок наведена на рис.2.1.

Рисунок 2.1 – Технологічна схема виробництва паперу-основи для серветок

Опис технологічної схеми

Листяна та хвойна целюлоза двома потоками у співвідношенні 40 : 60 із складу сировини  автозавантажувачем подаються в розмелювально-підготовчий відділ. Целюлоза звільняється від дроту і потім окремими листами по транспортеру подається в гідророзбивач (1), туди ж додається обігова вода. Розпускання хвойної і листяної целюлози відбувається паралельно. Розволокнена маса із гідророзбивачів центробіжними насосами подається на додатковий етап очищення центриклинерами (3). Насосом маса перекачується в приймальні басейни (4), де відбувається акумулювання маси перед її розмелюванням. Далі маса насосами (6) надходить на розмелювання. Розмелювання маси здійснюється на дискових млинах (7). Для целюлози хвойних порід деревини розмелювання проводиться у 3 ступені, для суміші листяних порід у 2 ступені.

Масова частка волокна в гідророзбивачі знаходиться в межах 3,5- 4,0 %. Тривалість набухання та розпуску волокнистого напівфабрикату 20-30 хвПісля розмелювання ступінь млива маси складає 32-40 ° ШР. Розмелена маса далі подається у акумулятивні басейни (8), де відбувається вирівнювання концентрації та охолодження. Далі маса відцентровими насосами подається у композиційний басейн (10), куди також додається обіговий брак, а також водамін.Далі маса відцентровим насосом перекачується у машинний басейн, звідки насосомподається у бак постійного рівня (12), після чого проходячи через витратомір та дозуючу засувку  маса подається на вхід змішувального насоса I-го ступеня розведення (13), там розводиться  регістровою водою до масової частки волокна 0,7-0,9%. Розбавлена маса насосом (13) надходить на очищення в установку вихрових конічних очисників (14) I-го ступеня. Очищена маса з I-го ступеня очищення надходить на  всмоктуючий патрубок змішувального насоса перед вертикальною сортувалкою (16),  де розводиться  регістровою  водою до масової частки волокна 0,67 %.

Відходи I-го ступеня з колектора відходів, розведені регістровою водою, подаються  насосом на II-ий ступінь очищення. Очищена маса подається на вхід змішувального насоса I-го ступеня очищення, а відходи з колектора відходів, розведені регістровою водою, подаються насосом на III-ий ступінь очищення. Очищена маса від III-го ступеня очищення подається на вхід насоса II-го ступеня очищення, а відходи, промиті  водою від волокна, в промивальній камері, скидаються   у відвал.

Очищена маса після I ступеня насосом (15) подається  через вертикальну сортувалку (17)  в колектор напірного ящика папероробної машини (18), а відходи подаються на II ступінь. Згустки відсортованого волокна направляються в збірник сухого браку, який розміщений під накатом, а вода надходить в басейн освітлених вод.

Напірний ящик (18) папероробної машини (ПРМ) з сопловим (щілинним) пристроєм, дозволяє отримати потік маси з рівномірним розподіленням волокна за шириною сіткової частини. Напускний пристрій складається  з двох пластин, які зазвичай називаються  «губами». Для  досягнення  рівномірного розподілення маси уздовж усієї ширини машини, напускний пристрій обладнаний розподільним пристроєм, який забезпечує гідравлічну стабілізацію потоку.

За рахунок відцентрового зусилля проходить формування та зневоднення  полотна. Напір маси сприяє швидкому зневодненню та утворенню волокнистого шару.

Сіткова частина консольного типу двосіткова, фірми«Фойт» (Дуоформер Т).

Зазор за грудним (19) та формувальним валами(20) регулюється від 5 мм до 40 мм  за шкалою, в залежності від маси 1 м2  паперу. Видалена з сіткової частини вода  надходить  до збірника регістрової води.

Формувальний вал, який жорстко закріплений в станині нижньої сітки, є приводним.

Паперове полотно передається з верхньої на нижню сітку за допомогою роздільного смоктуна (21), підключеного до вакуумної системи. Вакуум вкамері роздільного смоктуна дорівнює  1-5 кПа. Сухість паперового полотна складає 7,5%.

Знімання паперового полотна з нижньої сітки та передавання його у пресову частину утворюється за допомогою вала «Пікап» (пересмоктувальний вал) (23). Вал виготовлений з металу, без гумового покриття, має одну робочу камеру. Вакуум у робочій камері дорівнює 20÷40 кПа (0,2÷0,4 кг/см2 ).

Пресова частина машини включає в себе:

-	пересмоктувальний вал (23);

-	відсмоктувальний ящик;

-	перший гарячий вал (24), відсмоктувальний, двокамерний,        діаметр 1150 мм;

-	другий гарячий вал з глухими отворами (24);

-	сукнотягові вали;

Після валу «Пікап» паперове полотно з сухістю 18 % проходить відсмоктувальний ящик, де сухість  підвищується до 20 % , далі  подається  на  I-ий  гарячий   прес.  На  першому  гарячому  пресі   відбувається подальше зневоднення полотна за рахунок дії вакууму  та  притискання до лощильного циліндру. На першому пресі паперове полотно передається  з  пресового сукна  на поверхню лощильного циліндру.Сухість паперового полотна після пресування складає приблизно  37 %.

Контактно-конвективне сушіння паперу здійснюється на крепувальному циліндрі виробництва фірми «Фойт» діаметром 6000 мм та його шириною 4800 мм. Товщина стінки циліндру складає 81 мм. Для нагрівання  циліндра використовують пару під тиском 1.2 мПа (12 кг/см2 ); Т = 191°С. Пара з колектора через регулювальний засув подається до лощильного циліндру (25) через парову головку. Температура поверхні циліндру становить 140-160 ° С.

Для інтенсифікації процесу сушіння паперу через високотемпературний  конвективний теплообмін над сушильним циліндром знаходиться ковпак з використанням подвійної системи пари (26). Кут захвату циліндра ковпаком складає 236 °, довжина обдування кола циліндра становить 12,43 м.

На циліндрі встановлено три шабери: знімальний, крепувальний, очисний. Шабери мають систему зворотно-поступального руху від мотора-редуктора.

Перед першим гарячим пресом, після очищувального шабера, знаходиться осцилюючий сприск для регулювання адгезії на циліндрі.

Далі папір надходить на папероведучий вал з приводом, а поті папір подається на накат (27).

Після накату ПРМ рулони паперу діаметром 2200 мм та шириною 4250 мм подаються краном на повздовжньо-різальний верстат (28). На верстаті рулони паперу розмотуються і  папір подається на ножі поздовжнього  різання далі папір подається на підтримуючі вали і притискається до них притискним валом. Обрізання крайок, видалення  дефектного паперу в місцях обривів здійснюється на розмотувально-намотувальному верстаті.

Брак, що утворюється в сушильній частині ПРМ після різання та перемотування паперу, направляється у вертикальний гідророзбивач ГРВ-12 (30), звідки він перекачується через перелив насосом до басейну (31). Туди  подаються відходи сортування з вертикальної сортувалки (17). Отримана суспензія подається насосом до басейну браку (33), після  розволкнення у пульсаційному млині (32).

Утворений мокрий брак після пресів подається до гауч-мішалки (34), звідки маса насосом  подається на згущувач браку (35).

Після згущувача маса подається до басейна зворотного браку (33), а оборотна  вода від згущувача браку направляється у басейн освітленої води (38).

Регістрова вода, що збирається під час зневоднення паперової маси на дуоформері, подається до збірника регістрових вод (36). Вона використовується для розпускання маси в гідророзбивачах целюлози, розведення маси в змішувальному насосі (13), та для розведення відходів I та II ступеня вихрових конічних очисників (14). Надлишок регістрової води переливається до басейну надлишкової води. Надлишок води з басейну надлишкової води проходить стадію уловлювання волокна  на дисковому фільтрі (37). Після чого волокно подається до басейну (33), а освітлена вода – до басейну освітленої води (38).

2.3 Система ковпака Янкі-циліндра з використанням подвійної системи пари

Система ковпака Янкі-циліндра з використанням подвійної системи пари наведена на рис. 2.2.

Рисунок 2.2 – Системи ковпака Янкі-циліндра з використанням подвійної системи пари

Опис системи

Рециркуляція гарячого Повітря регулюється двома вентиляторами (В1), (В2), за допомогою яких відаляється повітря з-під ковпака, що циркулює над поверхнею Янкі-циліндра.

Ковпак Янкі-циліндра складається з двох частин: «мокрої» та «сухої»    Система реціркуляції Повітря «мокрої» частини Ковпака складається з вентилятора (В1). Повітря з «мокрої» частини ковпака спочатку фільтрується на фільтрі (Ф1), потім підігрівається в калорифері (Б1) і подається назад в половину ковпака для «мокрої» частини за допомогою відцентрового вентилятора (В1) по системі повітроводів.

Система реціркуляції повітря «сухої» частини складається з вентилятора (В2). Повітря з «сухої» частини ковпака спочатку фільтрується на фільтрі (Ф2), потім підігрівається в калорифері (Б2) і подається назад в половину ковпака за допомогою відцентрового вентилятора (В2) по системі повітроводів.

Калорифери (Б1-Б2) призначені для оброблення повітря, тобто для зміни його температури. Калорифери - це комплект змійовіків, які дозволяють забезпечити обмін тепла - повітря / пар.

Калорифери (Б3) та (Б4) призначені для підігрівання свіжого повітря, що подається в цех, вони працюють у системі з блоком рекуперації (Р1).

Блок рекуперації тепла складається з теплообмінника з вертикально розташованими трубками, які нагрівають відпрацьоване повітря з «мокрої»  частини ковпака та свіже повітря, що надходить з навколишнього середовища за рахунок вентилятора (В3). Повітря проходить через групу гарячих трубок і нагрівається за допомогою контакту з ними. Після нагрівання повітря спрямовується для подальшого використання в системі рециркуляції для секції ковпака «сухої»  частини. Вологе повітря, що видаляється з рекуператора (Р1) направляється витяжним вентилятором (В4) в атмосферу.

2.4 Система пиловловлювання

Система пиловловлювання зображена на рис. 2.3

Рисунок 2.3 – Система пиловловлювання

Опис системи

Система пиловловлювання призначена для уловлювання паперового пилу, який утворився в процесі роботи ПРМ. Система складається зі скрубера – ємності для уловлювання та відділення  пилу від зібраного повітря, продувного вентилятора, для подавання свіжого повітря та витяжного вентилятора.

Скрубер призначено для відділення вловленого пилу із зібраного повітря. Рівень води в скрубері регулюється регулятором і повинен бути не менше ніж 20%.

Пил, уловлений всмоктувальними ящиками, які встановлені біля Янкі – циліндра, під валом накату та під полотном паперу подається в скрубер. Витяжний вентилятор створює порожнечу в каналах, щоб можна було всмоктувати повітря. Якщо полотно паперу відсутнє (наприклад, під час обриву), відсмоктувальні ящики припиняють процес відведення пилу. Схемою передбачено встановлення ящиків навколишнього повітря, вони завжди функціонують та служать для подачі додаткового повітря, для пришвидшення передачі пилу у зону уловлення.

В скрубері, пил змочений освітленою водою, яка подається циркуляційним насосом, яка  подається із бака освітленої води за допомогою спеціальної системи промивання, яка розміщена всередині горловини скрубера, направляється в підземний басейн. Повітря відділене від пилу направляється в атмосферу.

Продувний вентилятор подає свіже повітря під невеликим тиском для направлення пилу у зону уловлення та здуття частинок, що затрималися на папері.

Між всмоктувальними ящиками і установкою розміщена спеціальна заслінка, який називається дефлектором.  Коли через неї не проходить полотно паперу (що виявляється фотоелементом), ця заслінка дозволяє миттєво вимкнути відсмоктувальні ящики і в той же час дозволяє повітрю з навколишнього середовища надходити в контур (підсос повітря).

2.5 Розрахунок теплового балансу

Розрахунок теплового балансу контактного сушіння для виробництва паперу-основи для серветок наведено в табл. 2.5.

Таблица 2.5 – Розрахунок контактного сушіння паперу-основи для серветок

| Розрахунок контактного сушіння |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вихідні дані: |  |  |
| Продуктивність, кг/год | G= | 2470 |
| Початкова вологість матеріалу, % | W1= | 60 |
| Кінцева вологість матеріалу, % | W2= | 4 |
| Початкова температура матеріалу, оС | t1= | 20 |
| Початкова температура повітря, оС | θ1= | 18 |
| Початкова вологість повітря, % | F1= | 0,4 |
| Кінцева температура повітря, оС | θ4= | 60 |
| Кінцева вологість повітря, % | F2= | 0,84 |
| Температура повітря пістя теплообмінника, оС | θ2= | 30 |
| Температура граючої пари, оС | θпар= | 160 |
| Тепловий баланс сушіння |  |  |
| Статті приходу/витрати тепла |  | Кдж/ч |
| Надходження тепла |  |  |
| - З паром, який потрапляє в сушильні циліндри |  | 9729840,68 |
| 2. З паром, який потрапляє в калорифер |  | 692038,6784 |
| 3. Тепло, яке використовується в теплообміннику |  | 348595,391 |
| Всього |  | 10770474,75 |
| Витрата тепла |  |  |
| 1. На підігрів матеріалу |  | 761254 |
| 2. На сушку во 2-м, 3-м періодах |  | 8715687,644 |
| 3. На втрати в навколишнє середовище |  | 73449,23719 |
| 4. На втрату з невикористаним повітрям |  | 34859,5391 |
| 5. На підігрів повітря в теплообміннику |  | 348595,391 |
| 6. На втрати повітря, що виходить |  | 836628,9384 |
| Всього |  | 10770474,75 |
| Результати розрахунку |  |  |
| Витрата пари в сушильній частині, кг/год | D1= | 4431,941787 |
| Витрата пари калориферах, кг/год | D2= | 315,2235723 |
| Загальна витрата пари, кг/год | D= | 4747,165359 |
| Витрата пари на 1 кг матеріалу, кг/год | Dуд= | 1,921929295 |
| Кількість повітря , яку подається на сушіння, кг/год | L= | 28876,32315 |
| Кількість свіжого повітря, кг/год | L9= | 31763,95547 |
| Поверхня теплопередачі для підігріву, м2 | F1= | 7,250038095 |
| Поверхня теплопередачі для сушіння, м2 | F2,3= | 88,9639114 |
| Загальна поверхня теплопередачі, м2 | F= | 96,2139495 |
| Температура повітря на вході в суш. частину, оС | θ3= | 53,82264469 |
| Температура матеріалу при сушінні з пост.шв., оС | t2= | 60 |
| Серед. температура матеріалу в 2,3 періодах, оС | t4= | 78,9 |
| Серед. Температура матеріалу, оС | t5= | 40 |
| Температура матеріалу після сушки, оС | t3= | 113,55 |

Розрахунок теплового балансу конвективного сушіння для виробництва паперу-основи для серветок наведено в табл. 2.6.

Таблица 2.6 – Розрахунок конвективного сушіння паперу-основи для серветок

| Розрахунок конвективного сушіння |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вихідні дані |  |  |
| Продуктивніть, кг/год | G = | 2470 |
| Початкова вологість матеріалу, % | W1= | 60 |
| Кінцева вологість матеріалу, % | W2= | 4 |
| Початкова температура матеріалу, оС | t1 = | 20 |
| Початкова температура повітря, оС | θ11= | 18 |
| Початкова вологість повітря, % | F1 = | 0,4 |
| Температура нагріву в калорифері, оС | θ1= | 160 |
| Температура навколишнього середовища, оС | θo= | 25 |
| Поверхня сушильної камери, м2 | Fск= | 160 |
| Матеріальний баланс сушіння |  |  |
| Надходження |  | КГ/ГОД |
| 1. Сухої речовини |  | 2470 |
| 2. Вологи з сухою речовиною |  | 3705 |
| 3. Сухе повітря |  | 96175,062 |
| 4. Волога з повітрям |  | 300,60748 |
| Всього |  | 102650,67 |
| Витрата |  |  |
| 1. Сухї речовини |  | 2470 |
| 2. Вологи з сухою речовиною |  | 102,91667 |
| 3. Сухе повітря |  | 96175,062 |
| 4. Волога з повітрям |  | 3902,6908 |
| Всього |  | 102650,67 |
| Тепловий баланс сушіння |  |  |
| Статті приходу/витрати тепла |  | КДЖ/Ч |
| Надходження тепла |  |  |
| З повітрям при підігріві в калорифері |  | 13738816 |
| Всього |  | 13738816 |
| Витрата тепла |  |  |
| 1. На підігрів матеріалу |  | 380627 |
| 2. На сушіння в 2-му, 3-му періодах |  | 8748237 |
| 3. На витрату в навколишнє середовище |  | 3721,2395 |
| 4. На витрати з невикористаним повітрям |  | 4547354,7 |
| Всього |  | 13738816 |
| Витрата повітря для сушіння, кг/год | L= | 96175,062 |
| Сумарні затрати тепла в сушильній частині, кдж/год | Q= | 9191461,7 |
| Витрата тепла на 1кг матеріалу, кдж/кг | Qo= | 3721,2395 |
| Поверхня матеріалу для підігріву, м2 | F1 = | 54,27836 |
| Поверхня матеріалу для сушіння,м2 | F2 = | 1583,3913 |
| Загальна поверхня матеріалу, м2 | F = | 1637,6697 |
| Температура повітря на виході із сушки , оС | θ3= | 65 |
| Середня температура повітря в камері, оС | θ= | 112,5 |
| Середня температура матеріалу, оС | t1= | 30 |
| Ср. температура матеріалу в 2,3 періодах, оС | t2,3= | 47,5 |
| Температура матеріалу після сушки, оС | t3= | 61,25 |

2.6 Вибір і обгрунтування основного технологічного обладнання

Папероробна машина

Формувальною частиною машини є формуючий вал з напуском маси із напірного ящику закритого типу. Марка обраної машини БП-83:

- обрізна ширина 4250 мм

- продуктивність 40000 т/рік.

- швидкість по приводу 1200 м/хв.  (20 м/с).

Розрахувати продуктивність папероробної машини можна виходячи з формули:

Q = 0,06 B·V· g ·K1 ·K2

- де 0,06 – емпіричний коефіцієнт переводу одиниць часу та маси;

- B – обрізна ширина полотна, м (прийнято для розрахунку 4,250 м) ;

- V – швидкість папероробної машини, м/хв. (прийнято для розрахунку 1000 м/хв);

- g – маса 1 м² полотна, г/м² (прийнято для розрахунку 17 г/м²);

- К1 – коефіцієнт, що враховує холостий хід машини (брак на машині і обриви під час оздоблення) К1 = 0,92 – 0,98, (прийнято для розрахунку 0,97);

- K2 – коефіціент виходу паперу нетто з брутто K2 = 0,95–0,98 (прийнято для розрахунку 0,98);

- Q – продуктивність машини, кг/год, т/добу, тис.т/рік.

Звідси, за стандартами на готову продукцію та ПРМ приймаємо для розрахунку продуктивність машини наступні значення:

Qгод = 0,06·Вн·V·g·0,97·0,98 = 0,06·4,250·1000·17·0,97·0,98 = 4945,03 кг/год

Qдобу = 4944,03 · 23= 113735,4 кг/добу або 113,74 т/добу

Qрік = 113,74 · 345 = 39238,75 т/рік

Розраховуємо ширину сітки:

Вс= 100·(В0 + 2с) / 100 – у + 2·(a + d + c);

Вс = 100·(4250 + 2·20) / 100 – 6 + 2·(30 + 30 + 20) = 4444 мм

де: В0 –  обрізна ширина полотна на накаті, мм;

у – усадка полотна між сіткою і накатом, %;

а – ширина сітки на валі «пікап», мм;

с – ширина обрізних кромок, мм;

d – ширина механізму для обмежування розливу маси по ширині сітки,мм;

е – ширина вільних кромок сітки, мм.

Сіткова частина консольного типу двосіткова, фірми «Фойт» (ДуоформерТ).

- верхня сітка довжиною 24500 мм.

- нижня сітка 17200 мм.

- величина натягу сітки до 80 Н/см.

- діаметр формувального валу (18) 1500 мм.

- діаметр сукнотягових валів (21) 844 мм.

- діаметр грудного валу (19) 614 мм.

Вал «Пікап» має одну робочу камеру. Вакуум у робочій камері дорівнює 20 : 40 кПа (0,2 : 0,4 кг/см2 ).

Пресова частина машини складається із:

- вакуум-пересмоктуючого валу діаметром – 700 мм;

- першого гарячого пресу діаметром – 1150 мм, двокамерного;

- другого гарячого (вал з глухими отворами) пресу діаметром – 850 мм;

- сукнотягові вали діаметром вала — 615 мм;

- сукно голкопробивне, довжина — 54500 мм.

Тиск лінійний  притискання пресів:

- між першим гарячим валом та лощильним циліндром  700 Н/м  (70кг/м)

- між другим гарячим валом та циліндром 900 Н/м (90 кг/м)

Сушильна частина

Сушіння паперу здійснюється на циліндрі діаметром 6000 мм, на ньому установлені три шабера: відсікаючий, крепувальний, очищуючий.

Робочий тиск пари – 4 кг/см2.

Максимальний  тиск в сушильному циліндрі 0,8 МПа (8кгс/см2).

Температура поверхні циліндра 105-1200С.

Для інтенсифікації процесу сушіння над сушильним циліндром встановлений ковпак з використанням подвійної системи пари.

Технічні характеристики ковпака:

- кут захвату  – половина ковпака для мокрої частини                              120 °

- кут захвату – половина ковпака для сухої частини                                 120 °

- робоча температура продувочного повітря                                             160 ° C

- робоча швидкість продувочного повітря                                                 110 м / сек

- тип системи вентиляції                                            ПОДВІЙНА СИСТЕМА ПАРИ

Система пиловловлювання

Максимальна продуктиність – 53 т\добу

Швидкість продувного повітря -  110 м\с

Маса м2 на накаті – 36 г\м2

Маса м2 на сітці – 25 г\м2

Максимальна швидкість ПРМ  - 1000 м\хв

Ширина паперу на циліндрі  2450 мм

Ширина паперу на валі накату 2360 мм

Поздовжньо-різальний верстат (ПРВ).

Обрізна ширина – 4200 мм.

Робоча швидкість – 200 – 1200 м/хв.

Діаметр намотуваного рулону  2200 мм.

Установка вихрових конічних очисників УВК–90–01.

Установка призначена для очищення і деаерації паперової маси в технологічному потоці ПРМ.

Технічна характеристика:

-	продуктивність: 90 т/добу.;

-	пропускна здатність очисника: 125 л/хв.;

-	діаметр очисника: 80 мм;

-	діаметр отворів насадки: 13 мм;

-	габаритні розміри: 6,48 х 4,8 х 2,59 мм;

-	маса з насосом та двигуном: 9,85 т.

Гідророзбивач целюлози IntensaPulper IP-V

Гідророзбивач IntensaPulper IP-V, кількість: 2 шт.

Технічна характеристика:

- матеріал: незабруднені напівфабрикати, макулатура

- продуктивність: 120–260 т/добу

- об’єм ванни: 26 м3

- потужність електродвигуна: 200 кВт

Згущувач безшаберний.

Обрано безшаберний згущувач марки СШ – 25 - 01.

Матеріал  – нержавіюча сталь.

Продуктивність  –  70 -  90 т/добу.

Концентрація волокна до згущення  – 0,4 - 1 %, після згущення  –  5 - 7 %.

Масні басейни.

Обрано УПВ-31 з об'ємом перемішування маси  120 - 240 м3.

Діаметр мішалки - 1250 мм.

Потужність приводу  – 75 кВт.

Частота обертання – 220 хв-1.

Концентрація маси –  5%.

Вертикальна сортувалка S – 31 "Фойт"

Технічна характеристика:

-	площа сита: 1,6 м2;

-	продуктивність: 4 – 110 т/добу;

-	найбільша концентрація сортованої маси: 1,3%;

-	перепад тиску: 0,02 - 0,05 МПа;

-	кількість лопатей ротора: 4 шт.;

-	частота обертання ротора: 424 хв-1;

-	діаметр отворів сита: 1,2 - 2,4;

-	потужність електродвигуна: 17 кВт;

-	габаритні розміри: 2,20х1,32х1,42 м.

Напірний ящик.

Встановлений на плоскосітковій машині. Діаметр отворів залежить від виробляємої продукції і по 1-у ходу маси становить  –  20 - 25 мм, а по 2-у перед випускною щілиною 16 - 20 мм. Найбільші розміри використовуються для довговолокнистої маси. Паперова маса повинна проходити тільки через встановлені валики. Їх жива перегородка становить 30  -  55%.

Гідророзбивачі браку марки ГРВ - 02:

- об’єм ванни  –  6 м3;

- продуктивність  –  20 т/добу. ;

- діаметр ротора  –  460 мм;

- матеріал  – сталь;

- швидкість обертання ротора  –  980 об/хв;

- потужність електродвигуна  –  30 кВт;

- число обертів ротора  – 770 об/хв;

Гауч-мішалка

Об’єм 20м2, з/б, виробництво ККПК.

Пульсаційний млин МП- 375:

- продуктивність 35 – 110 т/добу;

- масова концентрація суспензії 20 – 50 г/л;

- ступінь розпускання 65 – 96 %;

- габаритні розміри 2310 · 622 · 825 мм;

- маса 2200 кг.

3 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ НА ВИРОБНИЦТВІ

У відповідності з вимогам законодавства повинні бути забезпечені умови роботи на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування і інших засобів виробництва, стан засобів колективного і індивідуального захисту, які використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови, згідно з ГОСТ-25166-82.

3.1. Загальні вимоги безпеки

1. До самостійної роботи по обслуговуванню сушильних «Янкі» циліндрів папероробних машин (ПРМ) паперового виробництва, далі - посудин, допускаються працівники не молодші 18 років, фізично здорові, які пройшли медичний огляд, «сушильник ПРМ» і здали екзамени кваліфікаційній комісії по практичних навиках обслуговування даного обладнання, отримали відповідні Отримали належний допуск на право обслуговування посудин.

2. Новоприйняті працівники повинні пройти ввідний інструктаж і первинний інструктаж на робочому місці.

3. Сушильники ПРМ проходять повторний інструктаж раз у квартал.

4. Не менше одного разу в рік сушильники ПРМ повинні пройти навчені по професії посвідчення і пройшли стажування на робочому місці. із перевіркою знань безпеці праці і правил навчання по обслуговування ПРМ, виробничій санітарії, протипожежній безпеці та правил будови та безпечної експлуатації обладнання, шо працює під тиском. Перевірка знань проводиться комісією, призначеною розпорядженням по фабриці. Результати перевірки оформляються протоколом з відміткою у відповідних посвідченнях.

5. Сушильники ПРМ зобов'язані дотримуватись зобов'язань щодо охорони праці передбачених даною інструкцією, інструкціею для сушильників ПРМ ° 02П, Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском.

6. Кожен сушильник ПРМ, як особа, котра відповідає за безпечну і правильну експлуатацію обладнання, що (сушильних «Янкі» циліндрів) повинен знати:

- правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском;

- можливі поломки в роботі Обладнання та вміти їх усунути;

- параметрита режими експлуатації посудин, їх можливі відхилення та методи приведення їх до нормальних умов;

- способи і прийоми безпечного виконання всiх технологічних операцій по обслуговуванню циліндрів;

- розміщення і призначення усіх трубопроводів і запірних органів пов'язаних iз циліндрами, методи правильного управління обладнання;

- правила протипожежного режиму і ix виконання, евакуації;

- мiсця розміщення вогнегасників, пожежних кранів, слідкувати за iх наявністю, справністю і знати як ними користуватись. режими експлуатації посудин, їх можливі шляхи .

7. При пожежі у цеху папероробних машин зобов'язаний викликати пожежну команду по тел. 121 або 9 — 101 (ДПРЧ-16 м. Жидачів), доповісти начальнику зміни виробництва і приступити до гасіння пожежі. Якщо пожежа загрожує нормальній роботі циліндрів, то іх слід зупинити в аварійному порядку. Гасіння обладнання ПРМ водою можливе тільки після сушильник ПРМ повного його знеструмлення.

8. При виявленні несправностей посудин чи комунікацій пов'язаних із ними сушильник ПРМ доводить до відома машиніста та начальника зміни і приймає необхідні заходи по усуненню несправностей.

9. У випадку, коли робота посудин може призвести до аварії або можливе травмування персоналу, вони повинні бути зупинені в аварійному порядку.

10. Особи, які порушують вимоги, даної інструкції по охороні праці, правил по Обладнанню, несуть відповідальність в адміністративному і дисциплінарному порядку.

3.2 Вимоги безпеки перед початком роботи

1. Виконати вимоги п.2 передбачені інструкцію з ОП для сушильників.

2. Також перед початком роботи сушильник повинен:

- ознайомитись із записами в змінному журналі на протязі минулої доби;

- візуально переконатись у справності манометрів, давача та регулятора тиску пари;

- візуально обстежити стан посудин, паро-та конденсатопроводів, систем видалення конденсату;

- шляхом короткочасного підриву запобіжного клапану переконатись в його справності;

3. До pоботи приступати тільки після усунення усіх виявлених несправностей.

4. Результати огляду Обладнання, манометрів та запобіжного клапану, оформляється сушильником в змінному журналі з вказуванням результатів перевірки.

3.3. Вимоги безпеки під час роботи

1. При пуску сушильних циліндрів у роботу сушильник зобов'язаний:

- ознайомитись із закінченням усіх ремонтних робіт на обладнанні (якщо такі проводились) в журналі допуску до роботи. Про закінчення усіх робіт доповісти машиністу ПРМ;

- повідомити про необхідність пуску пари в циліндр оператора ТЕЦ (начальник зміни оформляє письмову заявку на прийом пари і заносить оператору ТЕЦ). Відкрити дренажні вентилі для спуску конденсату і прогріву паропроводів;

- пуск пари в паропроводи проводити плавним відкриттям вентиля на 0,5 обороту маховика, не допускаючи гідроударів;

- після закінчення прогріву дренажі закрити. Разом із машиністом ПРМ запустити на допоміжній швидкості сушильний циліндр (ЯНКІ ПРМ №1, 2 на швидкість не менше 300 м/хв)-після чого провести натяг пресового сукна (за потреби);

- пуск пари в циліндр проводити плавно із ступінчатим набором тиску не більше ніж по 0,2 кгс/см (0,02 МПа) в інтервалі 7-10 хв. до тиску виходу на робочий тиск.

- нагрів ЯНКІ ПРМ проводиться наступним чином (циліндр обертається із швидкістю не менше 300 м/хв.):

- нагрів з холодного стану (тиск в циліндрі 0 бар) здійснюється байпасним вентилем No SV-E6508A до досягнення температури в 1 кгс/см (0,1 МПа), а далі із інтервалом 3-5 хв. до сепараторі SEP 5100 більше 100 °С. При цьому клапани № SV- Е6508B, РСV-E6505A, PCV-E6505B є закриті, а клапан СV- E6506 відкритий мін. на 15% (вручну). Даний нагрів забезпечує вивід неконденсованих газів з циліндра і його плавний прогрів. Пiсля досягнення т-ри 100 °С і вище байпасний клапан закривається і за допомогою програми нагріву проводиться поступове плавне підняття тиску в циліндрі до пускового значення (до 2,5 бар не швидше як за 1,5 год.). При цьому клапани № SV-E6508B, PCV-E6505A, PCV-E6505В є відкриті у відповідності до завдання програми, а клапан CV-E6506 закритий.

- Нагрів з гарячого стану (тиск більше 0,5 бар) - проводиться аналогічно розігpіву після 100°С. При тиску більше 2,5 бар набіp тиску в циліндр відбувається в ручному режимі шляхом поступового додавання завдання тиску на панелі управління.

2. Під час роботи сушильник ПРМ повинен:

- стежити за роботою регулюючої апаратури, контролювати процес сушки паперу, подачу пари в циліндр та калорифери і відведенням вимірювальних приладів та наявності рівня у водомірному склі;

- слід особливу увагу звертати на видалення конденсату з ЯНКІ ПРМ при цьому нормальна швидкість пролітної пари по показі витратоміра FT-E6506, ST4100 повинна бути в межах 20-40м/с. При зменшенні швидкості пари відкривається клапан СV-E6506 (ПРМ);

- стежити за величиною рH конденсату, коригуючи подачу авт. режимі xiмікату для підтримки рH в межах 8,7-9,3;

- проводити один раз в зміну продувку по парі та воді водомірних колонок сепараторів SEP 5100, ПРМ;

3. Під час роботи слід проводити огляд манометрів на предмет іх цілісності, пересвідчитись, що стрілки манометрів повертаються на нульову відмітку шкали і знаходяться в межах половини погрішності для даного манометру. У випадку підозри щодо недостовірності показів манометр перевіряється контрольним манометром на стенді у відділі КВП i A, про що робиться відповідний запис в журналі контрольних перевірок манометрів служби КВП і А. Контрольна перевірка манометрів на стенді проводиться не рідше 1 разу в рік.

Регулювати:

- тиск пари в циліндрі та калориферах в межах дозволеного в залежності від технологічної необхідності;

- рівень конденсату в бачку водовідділювачі;

- слідкувати, щоб не було перевантаження обладнання;

- контролювати хід сушки паперу по даним лабораторних аналізів;

4. Під час роботи посудин забороняється:

- збільшувати тиск пари в циліндрах та баках конденсату више допустимого, а саме понад 0,5 бар (0,05 МПа);

- заблоковувати запобіжний клапан, чи збільшувати зусилля прижиму пружини вище встановленого (відкриття клапана повинне відбуватися при тиску, що не перевищує 15% від робочого);

- втручатись в налаштування контролерів автоматичних систем регулювання тиску пари та видалення конденсату;

- торкатись оголених ділянок паро-, конденсатопроводів та поверхонь циліндрів;

- виконувати будь-які роботи на обладнанні при не знятій напрузі з електродвигунів;

5. Вентилі та засувки слід відкривати і закривати поступово, щоб уникнути гідравлічних ударів.

6. Слідкувати за відсутністю сторонніх шумів в середині сушильних циліндрів, і підшипникових вузлах, а також за їх температурою, не допускаючи перегріву останніх.

7. Ремонт циліндрів (Обладнання) проводитись повинен у відповідності із вимогами Правил із записом проведених робіт в паспорт посудини чи журнал ремонтних робіт посудин по ПВ.

3.4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

1. В більшості випадків аварійні ситуації виникають через недотримання вимог інструкцій і правил безпеки праці, низької трудової і виробничої дисципліни, низької кваліфікації, неякісного ремонту обладнання.

2. Важливою умовою безаварійної роботи обладнання є дисципліноване, свідоме виконання інструкцій, вказівок, розпоряджень керівного персоналу. Не допускається метушня, розгубленіеть, втручання в роботу сторонніх осіб і порушення единоначальності в зміні. Помилка під час ліквідації аварії внаслідок розгубленості персоналу, посилює наслідки аварiї.

3. Для швидкої і правильної ліквідації аварії кожен сушильник ПРМ зобов'язаний добре знати:

- будову посудин, що ним обслуговуються, їх призначення i принцип роботи;

- схеми основних і допоміжних трубопроводів;

- мiсце розташування засувок, вентилів і кнопок іх дистанційного управління;

- мicце знаходження пожежного інвентар'я, кранів пожежного водогону та можливих шляхів евакуації;

4. При усіх неполадках і аваріях сушильник повинен повідомити машиніста ПРМ та начальника зміни виробництва.

5. Сушильник є відповідальними за свої дії по попередженню і усуненню неполадок і аварій із посудинами папероробної машини, що ними обслуговується і несуть персональну відповідальність в передбаченому законом порядку.

6. У випадку аварії або ситуації, що може призвести до аварії і пошкодження посудини сушильники повинні:

- при прориві прокладок на трубопроводах чи запірній арматурі необхідно припинити подачу пари, конденсату відсіканням іншою арматурою ушкоджених ділянок від магістралей Викликати чергового слюсаря. Повідомити начальника зміни;

- при виникненні сторонніх шумів в циліндрах слід викликати черговий ремонтний персонал, повідомити машиніста ПРМ та начальника зміни вияснити і усунути причину іх виникнення, при необхідності посудину зупинити і здати в ремонт;

7. Робота сушильних циліндрів, баків конденсату як обладнання, що працює під тиском негайно припиняється:

- якщо тиск в циліндрах (баках) підвищився вище дозволеного і не знижується, незважаючи на прийняті дії по його зниженні;

- при виявленні несправностей запобіжного клапану від підвищення тиску.

- при несправності манометрів і регулятора тиску та неможливості подальшого визначення і регулювання тиску;

- при виявленні, в циліндрах, баках, паропроводах і конденсатопроводах нещільностей, випинів, розриву прокладок;

- при збільшенні рівня конденсату в бачку відведення конденсату і неможливості його виводу, несправності всіх конденсатних насосів;

- при виникненні пожежі, котра безпосередньо загрожує циліндрам і бакам;

8. Якщо аварія виникла перед або під час передачі зміни, ліквідацію аварії веде працююча зміна, а приймаюча зміна повинна їй допомагати і виконувати її вказівки, але не повинна приймати ніяких самостійних рішень або заважати питаннями або розмовами.

9. В умовах аваpійного стану забороняється передача і прийом зміни до відновлення нормального режиму. Особа, якій начальник зміни доручив відповідну роботу, має право залишити робоче місце лише з його дозволу після ліквідації аварії.

10. Про виникнення аварійної ситуації і зупинку циліндрів негайно повідомляється начальнику зміни виробництва.

3. 5. Вимоги безпеки по закінченню роботи

1. Привести в порядок своє робоче місце, оглянути обладнання.

2. При здачі зміни попередити заступаючого на зміну сушильника про yсi недоліки, які були на протязі зміни, попередньо зробивши відповідний запис в змінному журналі.

3. У випадку необхідності зупинки циліндрів сушильник повинен:

- попередити про необхідність зупинки машиніста ПРМ і оператора ТЕЦ.

4. Разом із іншими членами бригади ПРМ сушильник:

- перекриває пару, переводить машину на допоміжну швидкість (ЯНКІ ПРM не менше 300м/хв.,) до повного виходу конденсату iз циліндрів, виводить із контакту сітку та сукно, відтискає пресовий вал чи вали і ослабляє натяг сукна;

- спуск тиску пари проводити шляхом плавного відкриття дренажів на паропроводах чи вентиляційних клапанів CV-E6506 (ПРМ);

4 СТАРТАП-ПРОЕКТ

Результати магiстерської дисертацiї було покладено в основу стартап-проекту.

4.1. Опис ідеї проекту

Таблиця 4.1 – Опис ідеї та переваг стартап-проекту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Переваги для користувача |
| --- | --- | --- |
| Удосконалення виробництва паперу санітарно-гігієнічного призначення | 1. Встановлення ковпака Янкі-циліндра з використанням подвійної системи пари | Збільшення продуктивності і зменшення енерговитрати під час сушіння паперу |
|  | 2.Встановлення системи пиловловлювання | Забезпечення сприятливих та менш небезпечних умов праці, а також для збільшення ефективності роботи ПРМ. |

4.2. Технологічний аудит ідеї проекту

Таблиця 4.2 – Технологічна здійсненність ідеї проекту

| № п/п | Ідея проекту | Технології її реалізації | Наявність технологій | Доступність технологій |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Встановлення ковпака Янкі-циліндра з використанням подвійної системи пари | Технологія виготовлення готової продукції. | Наявна. | Доступна автору проекту. |
| 2. | Встановлення системи пиловловлювання |  |  |  |
| Обрана технологія реалізації ідеї проекту: технологія виготовлення готової продукції. |  |  |  |  |

Технологічна реалізація проекту можлива в рамках технології виготовлення готової продукції.

4.3. Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту

Таблиця 4.3 – Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту

| № п/п | Показники стану ринку ЦПП | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кількість головних гравців, од. | 1. ПрАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат»; 2. ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»; 3. ТОВ «ПКПФ-Україна» |
| 2 | Загальний обсяг продаж, тис. грн | 1. 219213; 2. 155535; 3. 52139. |
| 3 | Динаміка ринку (якісна оцінка) | Зростає. |
| 4 | Наявність обмежень для входу (вказати характер обмежень) | Лідируючі позиції провідних підприємств в галузі ЦПП, які в 1,5-2 рази перевищують обсяги виробництва даного виду готової продукції. |
| 5 | Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації | Наявні. |
| 6 | Середня норма рентабельності в галузі, % | 6,8 |

Таблиця 4.4 – Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту

| Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Відмінності у поведінці різних потенційних цільових груп клієнтів | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- |
| Використання у процесі виробництва санітарно-гігієнічного паперу | Фізичні особи-підприємці. | Технічний регламент, цінова політика, неналагоджена система закупівлі, для особистих потреб. | - до продукції: відповідність ТУ; - до компанії-постачальника: оформлення необхідного пакету документів на умовах продаж/купівля |
|  | Виробники санітарно-гігієнічного виду продукціїї | Технічний регламент, цінова політика, налагоджена система закупівлі, безпосередньо для виробництва санітарно-гігієнічного виду паперу | - до продукції: відповідність ТУ; - до компанії-постачальника: заключення договору про співпрацю. |

Таблиця 4.5 – Фактори загроз

| № п/п | Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Війна | Відносини між країнами. | Пошук альтернативних джерел збуту готової продукції. |
| 2 | Рівень розвитку виробництва | Обмеження в асортименті продукції, що випускається. | Модернізація, автоматизація та реконструкція. |
| 3 | Перебої в опаленні у холодний період року. | Збільшення кількості лікарняних. | Встановлення автономного опалення виробничих приміщень. |
| 4 | Інновації зі сторони конкурентів. | Створення нової продукції. | Обмін досвідом з компаніями галузі ЦПП, залучення молодих фахівців та студентів останніх курсів. |
| 5 | Старіючий персонал | Некваліфікованіі спеціалісти. | Проведення тренінгів для молодих фахівців. |
| 6 | Непорозуміння між працівниками. | Зниження якості виконуваної роботи. | Запровадження системи покарань. |
| 7 | Погодні умови. | Перебої в поставці сировинної бази. | Включення у договір про співпрацю до пункту «Форсмажор» |
| 8 | Завищена ціна. | Зменшення попиту. | Розроблення системи знижок для компаній-партнерів |
| 9 | Постачання продукції з браком. | Система керування за якістю готової продукції не задовольняє потреби. | Відшкодування в розмірі встановленим клієнтом. |
| 10 | Соціальні мережі. | Розкриття комерційної таємниці. | Захист інформації. |

Таблиця 4.6 – Фактори можливостей

| № п/п | Фактор | Зміст можливості | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зовнішня політика країни. | Експорт. | Налагодження системи реалізації товару. |
|  |  | Імпорт хімікатів. | Розширення сировинної бази. |
| 2. | Конкуренція | Зменшення собівартості продукції та нарощення виробництва. | Пошук та заохочення нових клієнтів. |
| 3. | Працівники похилого віку. | Готовність поділитися досвідом з молодим поколінням спеціалістів. | Прийняття студентів на практику та заохочення їх до подальшого працевлаштування. |
| 4. | ЗМІ. | Піар. | Висвітлення інформації про позитивну сторону компанії. |

Таблиця 4.7 – Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкурентоспроможною) |
| --- | --- | --- |
| 1.Вказати тип конкуренції - чиста. | Безпосередній вплив на ситуацію на ринку несуть інновації та вигідні пропозиції. | Запровадження системи знижок, акцій. |
| 2.За рівнем конкурентної боротьби - національний | Першочергово необхідно орієнтуватися на національний ринок, лише згодом на міжнародний. | Розширення та збільшення виробничих потужностей, задля майбутнього виходу на ринок на рівні країни. |
| 3. За галузевою ознакою - внутрішньогалузева. | Виробництво паперу-основи для серветок належить до целюлозної промисловості. | Оновлення технології виробництва та використання альтернативної сировини. |
| 4. Конкуренція за видами товарів - товарно-видова. | Конкуренція між товарами одного виду. | Зменшення собівартості готової продукції шляхом запровадження новітніх технологій та матеріалів в процесі її виробництва. |
| 5. За характером конкурентних переваг - цінова. | Замовника зацікавлює приваблива ціна. | Розроблення системи знижок та акцій для клієнтів. |
| 6. За інтенсивністю - марочна. | Торгова марка/бренд керує ринком. | Підтримання репутації компанії |

Таблиця 4.8 – Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером

| Складові аналізу | Прямі конкуренти в галузі | Потенційні конкуренти | Постачальники | Клієнти | Товари-замінники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.ПрАТ «Рубіжанський картоннотарний комбінат»; 2.Понінківска картонно-паперова фабрика | Економія на масштабах; наявність товарних знаків; розмір капіталовклад ень; доступ до каналів розподілу | Концентрація постачальників; значення розміру поставок для постачальників. | Розмір закупівель; система інформації; торгівельні знаки; контроль якості. | Ціна; лояльність споживачів. |
| Висновки: | Інтенсивна конкурентна боротьба з боку прямих конкурентів | - можливості входу в ринок є. - потенційних конкурентів немає. | Постачальники не диктують умови роботи на ринку. | Клієнти диктують умови роботи на ринку, а саме: своєчасна поставка, достовірна інформація про товар та вимоги до його якості. | Програми лояльності зі сторони конкурентів |

З огляду на конкурентну ситуацію принципова можливість роботи на ринку присутня. Щоб бути конкурентноспроможним на ринку, проект повинен мати наступні характеристики (сильні сторони): забезпечувати своєчасну поставку готової продукції, надавати повну характеристику товару, відповідати вимогам якості та запровадити програму лояльності для компаній-партнерів.

Таблиця 4.9 – Обґрунтування факторів конкурентноспроможності

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Обґрунтування (наведення чинників, що роблять фактор для порівняння конкурентних проектів значущим) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Своєчасна поставка товару. | Удосконалення технологічного потоку дозволяє налагодити безперебійний випуск продукції, в свою чергу, підвищити продуктивність та виконання замовлень від клієнтів вчасно. |
| 2. | Достовірне та цілковите інформування. | Прозорість зі сторони постачальника. |
| 3. | Високі показники якості готової продукції | За рахунок впровадження інновацій та розширення сировинної бази. |
| 4. | Системи знижок, акції та програми лояльності для клієнтів | Гнучка політика підприємства по відношенню до клієнтів. |

Таблиця 4.10 – Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Бали 1-20 | Рейтинг товарів-конкурентів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| 1. | Своєчасна поставка товару. | 17 |  |  |  |  |  | + |  |
| 2. | Достовірне та цілковите інформування. | 17 |  |  |  |  | + |  |  |
| 3. | Високі показники якості готової продукції. | 19 |  |  |  | + |  |  |  |
| 4. | Системи знижок, акції та програми лояльності для клієнтів. | 19 |  | + |  |  |  |  |  |

Таблиця 4.11 – SWOT-аналіз стартап-проекту

| Сильні сторони: cистеми знижок, акції та програми лояльності для клієнтів. | Слабкі сторони: - cвоєчасна поставка товару; - достовірне та цілковите інформування. |
| --- | --- |
| Можливості: - експорт; - імпорт хімікатів; | Загрози: - відносини між країнами; - обмеження в асортименті продукції, що випускається; |
| - зменшення собівартості продукції та нарощення виробництва; - готовність поділитися досвідом з молодим поколінням спеціалісті; - піар. | - збільшення кількості лікарняних; - створення нової продукції; - недосвідчені спеціалісти; - зниження якості виконуваної роботи; - перебої в поставці сировинної бази; - зменшення попиту; - система керування за якістю готової продукції не задовольняє потреби; - розкриття комерційної таємниці. |

Таблиця 4.12 – Альтернативи ринкового впровадження стартап-проекту

| № п/п | Альтернатива (орієнтовний комплексзаходів) ринкової поведінки | Ймовірність отримання ресурсів | Строки реалізації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нарощення виробничих потужностей. | Присутня, проста. | 6 місяців – 1 рік. |
| 2. | Розширення клієнтської бази на рівні країни. | Присутня, середньої тяжкості | 1-1,5 року. |

Виходячи з результатів аналізу було обрано альтернативу № 1 ринкової поведінки.

4.4. Розроблення ринкової стратегії проекту.

Таблиця 4.13 – Вибір цільових груп потенційних споживачів

| № п/п | Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Готовність споживачів сприйняти продукт | Орієнтовний попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фізичні особипідприємці. | Присутня. | Присутній періодичний попит | Середня інтенсивність. | Присутність незначної конкуренції перешкоджає входу у сегмент. |
|  | Виробники санітарно-гігієнічного виду продукції | Присутня. | Потенційний попит є значним. | Значний рівень конкуренції. | Ввійти у сегмент тяжко, оскільки на ринку вже є провідні виробники даного виду продукції. |
| Які цільові групи обрано: - фізична особа-підприємець; - виробники санітарно-гігієнічного виду продукції |  |  |  |  |  |

Таблиця 4.14 – Визначення базової стратегії розвитку

| № п/п | Обрана альтернатива розвитку проекту | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкурентоспроможні позиції відповідно до обраної альтернативи | Базова стратегія розвитку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нарощення виробничих потужностей. | Диференційований маркетинг. | Для кожного із сегментів розробляється окрема програма ринкового впливу. | Стратегія диференціації. |

Таблиця 4.15 – Визначення базової стратегії конкурентної поведінки

| Чи є проект «першопрохідцем» на ринку? | Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів? | Чи буде компанія копіювати основні характеристики товару конкурента, і які? | Стратегія конкурентної поведінки |
| --- | --- | --- | --- |
| Ні. | Буде переорієнтовувати існуючих споживачів у конкурентів, тому що ринок переповнений, а завдяки інноваціям тазменшенню собівартості готової продукції є можливість зайняти передові позиції. | Основна мета даного проекту і конкурентів – забезпечення ринку продукцією відповідної якості, згідно стандартнихвимог. | Стратегія виклику лідера. |

Таблиця 4.16 – Визначення стратегії позиціонування

| Вимоги до товару цільової аудиторії | Базова стратегія розвитку | Ключові конкурентоспроможні позиції власного стартап-проекту | Вибір асоціацій, які мають сформувати комплексну позицію власного проекту (три ключових) |
| --- | --- | --- | --- |
| Відповідність ТУ, оформлення необхідного пакету документів на умовах продаж/купівля або заключення договору про співпрацю. | Стратегія диференціації. | Для кожного із сегментів розробляється окрема програма ринкового впливу. | 1. Гнучка політика підприємства. 2. Високі показники якості. 3. Приваблива ціна. |

4.5. Розроблення маркетингової програми стартап-проекту

Таблиця 4.17 – Визначення ключових переваг концепції потенційного товару

| Потреба | Вигода, яку пропонує товар | Ключові переваги перед конкурентами (існуючі або такі, що потрібно створити) |
| --- | --- | --- |
| Забезпечення ринку продукцією відповідної якості, згідно стандартних вимог, з метою подальшого її використання в процесі виробництва санітарно-гігієнічного виду паперу | Індивідуальний підхід, у виконанні замовлення, до кожного із клієнтів. | Гнучка політика підприємства по відношенню до клієнтів, співвідношення «приваблива ціна/високі показники якості товару». |

Таблиця 4.18 – Визначення меж встановлення ціни

| Рівень цін на товари-замінники | Рівень цін на товари-аналоги | Рівень доходів цільової групи споживачів | Верхня та нижня межі встановлення ціни на товар/послугу |
| --- | --- | --- | --- |
| 7300-8000 грн/т. | 8800-9100 грн/т. | Вище середнього – високий. | 7500-8500 грн/т. |

Таблиця 4.19 – Формування системи збуту

| Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Глибина каналу збуту | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- |
| Клієнт на періодичній/постійній основі здійснює замовлення та вимагає необхідний пакет документів. | Надати необхідну інформацію, забезпечити своєчасну поставку товару. | Нульовий рівень (прямі канали розподілу). | Власна (проводити збут власними силами). |

Таблиця 4.20 – Концепція маркетингових комунікацій

| Специфіка поведінки цільових клієнтів | Канали комунікацій, якими користуються цільові клієнти | Ключові позиції, обрані для позиціонування | Завдання рекламного повідомлення | Концепція рекламного звернення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Моніторинг ринку, оцінка наявних пропозицій , отримання інформації про товар. | Формальні (офіційні). | Гнучка політика підприємства, високі показники якості, приваблива ціна. | Донести інформацію про товар. | «Високоякісний картон за привабливою ціною». |

4.6. Висновки

Згідно результатів проведеного аналізу можна зазначити, що:

- ринкова комерціалізація проекту можлива, так як попит наявний, динаміка ринку – зростаюча, рентабельність роботи на ринку складає 6,8 % ;

- перспективи впровадження є, з огляду на потенційні групи клієнтів (фізичні особи-підприємці, виробники санітарно-гігієнічного паперу), бар’єри входження, стан конкуренції (середньої та значної інтенсивності), конкурентоспроможності проекту;

- для ринкової реалізації проекту, в якості альтернативи, доцільно нарощувати виробничі потужності, тобто збільшити продуктивність підприємства;

- подальша імплементація проекту є доцільною.

Відповідно до виявлених невідповідностей маркетингової стратегії підприємства ринковій ситуації, що склалася, а також виявлених загроз і можливостей, сильних і слабких сторін компанії, були запропоновані коригувальні дії щодо змін в ринково-продуктовій стратегії підприємства.

ВИСНОВКИ

1. З метою зниження енерговитрат система ковпака з використанням подвійної системи пари оснащена установкою рекуперації теплової енергії для отримання пари високого або низького тиску, для нагрівання повітря для термовентиляційної системи і нагрівання технічної води, а також для кондиціонування кімнати керування. Це обладнання дозволяє досягти високої ефективності процесу сушіння, та підвищує продуктивність.

2. Система пиловловлювання встановлена для забезпечення сприятливих та менш небезпечних умов праці, а також для збільшення ефективності роботи ПРМ.

3.  Наведено основні положення стандартів та технічних умов на сировину (целюлозу сульфатну вибілену з хвойної деревини та целюлозу сульфатну вибілену з листяної деревини), хімікати  та готову продукцію (папір-основа для серветок).

4. Розраховано тепловий баланс контактного та конвективного сушіння, за яким видно, що витрата пари на 1 кг матеріалу складає 1,92 кг/год.

5. Проведено розрахунок та вибір основного та допоміжного технологічного обладнання.

6. Розрахунки стартап-проекту показали, що середня норма рентабельності в галузі виробництва санітарно-гігієнічного паперу становить 6,8 %, що є позитивним показником підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Пузырев В. А. Свиридов Л. М. Производство санитарно-гигиенических видов бумаг из макулатуры и целлюлозы.— Изд. 2-е, перераб. и доп., учебное пособие— М.: Лесн. пром-сть, 1988.— 240 с

- Фляте Д.М. Технология бумаги. Учебник для вузов. – М: Лесная промышленность, 1988. – 440 с.

- Иванов С.П. Технология бумаги – М: Лесная промышленасть,          1960. – 448 с.

- Журнал по технологии производства бумаги «Twogether», 19. – 45с.

- Tissue — zukiinflige Entwicklung.— „Wochenblatt fiir Papierfabrikation14 , 1976, N 11/12, p. 370—373.

- Офіціїний сайт компанії «Фойт Пейпер» http://voith.com.

- Фляте Д.М. Технология бумаги. Учебник для вузов. – М: Лесная промышленность, 1988. – 135 с.

- Жудро С.П. Технологическое проектирование целлюлозно-бумажных предприятий – М.: Лесная промышленность, 1965. – 96 с.

- A. Ostapenko, M. Gomelya, O. Movchaniuk, I. Trembus. Reinforcing a testliner whith supporting chemical materials. ISSN 0321-4095, Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 2019, № 6, pp. 149-156.

- . Зозулев, А.В. Промышленный маркетинг: стратегический аспект: учеб. пос. / А.В. Зозулев. – Харьков: Студцентр, 2005. – 328 с.: ил.; табл. – Библиогр. 86 наим. (с. 321-325). – 800 экз. – ISBN 966-7530-38-8.

- Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності «Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини». Примаков С.П., Барбаш В.А., Дейкун І.М., Орленко А.Т., Дорошенко М.П. – К.: КФТП, 2001. – 68 с.

ДОДАТОК 1

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інститут технічної теплофізики НАН України Інститут Газу НАН України

Грузинський технічний університет

Збірник тез доповідей XVIII міжнародної науково-практичної конференції студентів,

аспірантів і молодих вчених

”РЕСУРСОЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ”

21-22 травня

Київ 2020

UDC 676.038.2

AMPHOTERIC POLYMER RESINS AS CHEMICAL ADDITIVES FOR THE PRODUCTION OF PAPER FROM RECYCLED FIBERS

Student O. Ivanova, E. Kolesnykova, senior lecturer A. Ostapenko

The National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

It is known the paper production huge negative impact effects on the environment. There are many technologies that can mitigate the negative impacts on the environment and they also give a positive economical effect [1]. One of these processes is the recycling, which is not only the subsequent use of waste, but and a double decrease of the environment loading, known as an environmental impact reducing [1].

From the first view point, the natural resources conserves at side of the manufacturing process inputs, from the second view point, the number of hazardous components amount leaking to the environment is reduced in terms of productivity of the production process. Recycled paper production requires less energy, conserves the natural resources viz. wood and decreases the environmental pollution [2]. At the repeat use of the secondary fibres, it need deliberate the paper properties alter due to the fiber deterioration during the recycling, when many alteration are irreversible. The alteration depth depends on the cycle’s number and way to the fibres use.

This decrease is an effect of many alterations, which can but need not arise in the secondary pulp during the recycling process. The recycling causes the hornification of the cell walls that result in the decline of some pulp properties. It is due to the irreversible alterations in the cells structure during the drying.   The main problem is the decrease of  the secondary pulp mechanical properties with the continuing recycling, mainly the paper strength. One of the effective ways to increase the strength of paper products from secondary fibres is the addition of chemical additives [3]. Environmentally friendly synthetic products, amphoteric polymer resins, which are characterized by compatibility with the surface of the fibers due to the energy and the number of bonds formed [4], are functionally suitable for use in paper production. It is known that in highly polluted environments in the paper production of from recycled fibers, synthetic-based hardeners are effective, having a low molecular weight and including reactive fragments of the cationic type. Depending on the functional affiliation of the components, amphoteric polymer resins are introduced into the system to form new waterproof compositions by implementing the appropriate mechanism. Strength characteristics of paper with resins  have been studied in a number of works [4,5].

To a large extent, the effectiveness of amphoteric polymer resins is determined by the content of azetidine groups that provide cellulose macromolecules with cationic charge, and substantially increase their reactivity with cellulose macromolecules. That is, the flocculating ability of these polymers, and their ability of chemical binding with cellulose fibers, depends on the content of azetidine groups. Despite a wide range of these reagents on the market, there is no a detailed comparison of their characteristics, and the content of azetidine groups in the studied resins is unknown. Therefore, in order to select the most effective reagents, we have conducted a study on the content of these functional groups in resins of various types using the methods of 1H and 13C NMR spectroscopy [4].

It is shown that the use of 1H NMR spectra is useful only for qualitative assessment of amphoteric polymer resins azetidine groups and it is expedient to use 13C NMR spectroscopy to studying the structural and functional features of resin macromolecules. Using 13C NMR spectroscopy, the relative content of azetidine groups in amphoteric polymer resins various types was calculated and the mechanism of interaction of amphoteric polymer resins with cellulose macromolecules of auxiliary fibrous intermediates was studied.  The regularities of the influence of amphoteric polymer resins azetidine groups on the physical and mechanical properties of paper and cardboard were determined, taking into account various conditions for the formation of paper and cardboard. It is shown that, depending on the amphoteric polymer resins type, the content of these groups from theoretically possible varies within a wide range from 7% to 81% [5].

The confirmation for the formation of chemical bonds due to the transformation of azetidinic groups with the formation of covalent chemical bonds with macromolecules of cellulose resulted in the interaction of amphoteric polymer resins with methylolinium compounds [5].

The Reference List

1 Мовчанюк О.М. Підвищення якості паперу та картону з макулатури шляхом використання волокна з відходів асептичного паковання // Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут. Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження.- 2012.- № 1.- с.91-93

2 Bouchard, J., Douek, M. The effects of recycling on the chemical properties of pulps // Journal of pulp and paper science.-1994.- Vol.  20(5),- pp. 131-136

3 The effect of chemical additives on the strength, stiffness and elongation potential of paper / Strand A., Khakalo A., Kouko J., [ et al] // Nordic Pulp & Paper Research Journal. – 2017. – Vol 32. – No 3. – P. 325 – 335.

4  Obokata T. The mechanism of wet-strength development of cellulose sheets prepared with polyamideamine-epichlorohydrin (PAE) resin // Colloids and Surfaces A.– 2007.– Vol. 57.– p. 525-531.

5 A. Ostapenko, M. Gomelya, O. Movchaniuk, I. Trembus Reinforcing a testliner with supporting chemical materials // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii.- 2019.-No. 6.- pp. 149-156.

ДОДАТОК 2

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інститут технічної теплофізики НАН України Інститут Газу НАН України

Грузинський технічний університет

Збірник тез доповідей XІX міжнародної науково-практичної конференції студентів,

аспірантів і молодих вчених

”РЕСУРСОЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ”

21-22 листопада

Київ 2020

## UDK 676.028

SOFT AND HARD NIP CALENDARING

Master student Koshlenko O., master student Kolesnykova O., senior lecturer, Ph.D. Ostapenko A.

## National Technical University of Ukraine

«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Calendering is the last step of the paper manufacturing process that affects paper and board properties. Calenders are also used as pre-calenders before coating or size application. The main purpose of calendering is to improve the surface properties of paper and to control the caliper profile. Compaction of the paper surface and its structure improves the surface properties, the most important of which are smoothness and gloss [1].

Calenders have been in use in the paper industry for decades. They improve the smoothness and gloss of a sheet and/or reduce the porosity of paper and board. While achieving these desired properties, the challenge has always been to minimize bulk loss so as not to adversely affect the stiffness or opacity of the product. The main control factors are temperature, nip pressure, and dwell time (the time that the paper sheet is in contact with the calender roll) [2].

In the PrimeCal Y belt calender, the surface of the sheet is  moisturized prior to entering an adjustable pre-heating zone around the Peritherm roll. Since the dwell time in the pre-heating zone is more than 50 times longer than in a typical hard nip calender, the temperature of the heated roll needs to be only 20 - 30 °C  above the glass transition temperature of the sheet. This  approach makes  it possible to properly soften the paper using high moisture and temperature, but in a thin surface layer of the sheet. Lower line forces are needed in  the subsequent roll nip and less heat is required to achieve the desired quality at a

much lower compression rate [3]. The result is bulk preservation.

Compared to conventional soft or hard nip calenders,  lower roll temperatures and lower line loads in the PrimeCal Y achieve the same, or better, calendering effects. This contributes to the calender’s significant energy savings [3].

Figure. 1 - PrimeCal Y belt calender

Belt calendering technology can be applied to all paper grades and basis weights. Unlike a shoe calender, where the nip presses through the belt, the PrimeCal Y’s nip is behind the belt, and completely independent from it.

Hard or soft cover deflection-controlled rolls can be used to form the nip with the heated roll. The PrimeRoll MHV ensures exact CD caliper control.

The major advantage of calenders [3]:

- bulk is preserved;

- surface properties are enhanced;

- better densification and improved calendering effects are achieved compared to conventional calenders.

## Reference list

- Dimmick Amy C. Effects of sheet moisture and calender pressure on PCC and GCC coated papers, Tappi Journal, Vol. 6 (2007), pp.16-22

- Vernhes P, Dube M and Bloch J-F. Effect of calendering on paper surface properties, Applied Surface Science, Vol. 256 (2010), pp.6923-6927

https://www.andritz.com/group-en