НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

| «На правах рукопису» УДК 628.161; 546.726 | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ М.Д. Гомеля «___»_____________20__ р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 101 Екологія

на тему: «Використання феррату калію 
в процесах кондиціонування води»

Виконала:

студентка VІ курсу, групи ЛЕ-81мп

Гаркушина Анна Олексіївна 	__________

Керівник:

доцент, к.т.н.

Іваненко О.І.	__________

Рецензент:

_________________________________	__________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студентка _____________

Київ – 2019 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-професійною програмою

Спеціальність – 101 «Екологія»

Освітня програма - «Екологічна безпека»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ М.Д. Гомеля

«___»_____________20__ р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Гаркушиній Анні Олексіївні

1. Тема дисертації «Використання феррату калію в процесах кондиціонування води», науковий керівник дисертації Іваненко Олена Іванівна, к.т.н., доцент, затверджені наказом по університету від «___»_________ 20__ р. №_____

2. Термін подання студентом дисертації

3. Об’єкт дослідження: процеси кондиціонування води

4. Вихідні дані: модельний розчин із замутнювачем червона глина з концентрацією 100-135 мг/дм3; модельні розчини фенолу, метиленового синього, прямого чорного з концентрацією 50 мг/дм3; модельні розчини левоміцитину та ніфуроксизиду з концентрацією 5 мг/дм3; розчини феррату калію з концентраціями 50-1000 мг/дм3

5. Перелік завдань, які потрібно розробити: дослідити можливість застосування феррату калію у процесах кондиціонування води; перевірити коагуляційну та окисну здатність феррату калію; визначити можливість застосування феррату калію у якості інгібітору корозії

6. Орієнтовний перелік графічного (ілюстративного) матеріалу: Залежність зниження каламутності модельного розчину з ферратом калію за різних доз коагулянту; за різних температурних умов; за різних pH; залежність зниження каламутності модельного розчину за використання феррату калію, сульфату люмінію та сульфату заліза при дозі коагулянту 
1 мг/дм3; при температурі 20˚С; при значенні рН 7. Залежність зниження вмісту органічних забруднювачів; левоміцетину та ніфуроксазиду. Залежність глибинної корозії при застосуванні феррату калію та триполіфосфату натрію у дистильованій воді; у водопровідній воді. Залежність глибинної корозії при застосуванні феррату калію та гексаметафосфату натрію у дистильованій воді; у водопровідній воді

7. Орієнтовний перелік публікацій: бібліографічний опис у віснику Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження» за темою «Отримання ферратів лужних металів та їх використання у процесах водопідготовки та водоочищення»; доповідь на ХХ міжнародній науково-практичній конференція «Екологія.Людина Суспільство» за темою «Застосування феррату калію в процессах водоочищення за різних температурних умов»

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |

9. Дата видачі завдання

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Огляд літературних джерел за темою магістерської дисертації. Оформлення звіту огляду літератури | 02.09-23.10 |  |
|  | Вивчення методів та методик дослідження | 15.09-27.10 |  |
|  | Підготовка та планування експериментальних досліджень | 25.09-15.10 |  |
|  | Проведення експериментальної частини досліджень. Обробка результатів | 01.10-19.11 |  |
|  | Оформлення магістерської дисертації | 20.11-04.12 |  |
|  | Підготовка доповіді та презентації магістерської роботи | 05.12-09.12 |  |

Студент 		А.О. Гаркушина

Науковий керівник дисертації	О.І. Іваненко

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація: 128 ст., 39 табл., 12 рис, 125 першоджерел, 
2 додатки.

Метою роботи є дослідження ефективності використання феррату калію у процесах кондиціонування води, а саме окислення ферратними комплексами полютантів різної природи; визначення ефективності доочищення аналізованих зразків шляхом коагуляції; можливість використання феррату калію у якості інгібітору корозії.

Об’єктом дослідження в даній роботі є процеси кондиціонування води.

Предмет дослідження: ферратні технології в процесах кондиціонування води.

Загальною робочою гіпотезою є те, що феррат більш ефективний та менш шкідливий, ніж існуючі традиційні окислювальні технології, такі як хлорування, хлорамінування та окислення перманганату; і за показниками порівнюється з передовими технологіями, такими як озонування або окислення діоксиду хлору, що є більш дорогими, більш небезпечними або вимагають спеціальних експертиз для роботи. Іншою гіпотезою є те, що феррат калію можна застосовувати у процесах інгібування корозії.

В роботі представлено результати досліджень процесів коагуляції, окислення та інгібування корозії. Виконано стислий аналіз результатів досліджень в області ферратних технологій в області кондиціонування води.

Ключові слова:

ФЕРРАТНІ ТЕХНОЛОГІЇ, КОНДИЦІОНУВАННЯ ВОДИ, КОАГУЛЯЦІЯ, ОКИСЛЕННЯ, АНТИБІОТИКИ, КОРОЗІЯ, ІНГІБІТОР КОРОЗІЇ, ПРИРОДНІ ВОДИ, ВОДОПІДГОТОВКА, ФЕРРАТ КАЛІЮ

ABSTRACT

Master dissertation: 128 p., 39  tables, 12 pics, 125 primary sources, 2 addition.

The purpose of the study is to investigate the efficiency of the use of potassium ferrate in water conditioning processes. Oxidation of different nature pollutants by ferrate complexes. Determination of the efficiency of purification of the analyzed samples by coagulation. The possibility of using potassium ferrate as a corrosion inhibitor.

Research object: water conditioning.

Subject of research: ferrate technologies in the processes of water conditioning.

The general working hypothesis is that ferrat is more effective and less harmful than existing traditional oxidizing technologies such as chlorination and oxidation of permanganate; and compared with advanced technologies such as ozonation or oxidation of chlorine dioxide, which are more expensive, more dangerous or require special expertise to work. Another hypothesis is that potassium ferrate can be used in corrosion inhibition processes.

The work presents the results of investigations of coagulation processes, oxidation and corrosion inhibition. Performed analysis of the results of research in the field of ferrite technologies for water conditioning.

Keywords:

FERRATE TECHNOLOGIES, WATER CONDITIONING, COAGULATION, OXIDATION, ANTIBIOTICS, CORROSION, CORROSION INHIBITOR, NATURAL WATERS, WATER TREATMENT

ЗМІСТ

ВСТУП	9

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ	11

1.1.	Кондиціонування води: галузі використання, технології та методи обробки вод	11

1.2.	Корозія. Методи інгібування корозії	17

1.3.	Порівняльний аналіз реагентів і технологій для очищення питної води та стоків	21

1.4.	Коагулянти у процесах водоочищення	27

1.5.	Області раціонального застосування феррата	30

1.6.	Порівняльна оцінка методів і пристроїв для отримання феррата (VI) лужних металів	35

Висновки до розділу 1	43

РОЗДІЛ 2 ОБ'ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ	44

2.1 Об’єкти дослідження	44

2.2 Матеріали, реактиви, обладнання	44

2.3 Дослідження ефективності коагулючих властивостей феррату калію в процесі водопідготовки	45

2.4 Дослідження ефективності різних типів коагулянтів	48

2.5 Дослідження ефективності окислення фенолу, метиленового синього та прямого чорного	51

2.6 Дослідження ефективності окислення левоміцетину та ніфуроксазиду	51

2.7 Дослідження інгібуючих властивостей феррату калію	52

2.8 Методики визначення сполук в розчині	57

2.8.1 Визначення вмісту феррата (VI) лужних металів	57

2.8.2 Визначення каламутності води фотоколориметричним методом	60

2.8.3 Фотоколориметричне визначення заліза	60

2.8.4 Фотоколориметричне визначення алюмінію	61

2.8.5 Методика визначення концентрації фенолу	62

2.8.6 Спектрофотометричне визначення левоміцетину	62

2.8.7 Спектрофотометричне визначення ніфуроксазиду	63

РОЗДІЛ 3 ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ	64

3.1 Зниження каламутності модельного розчину з використанням феррату калію за різних доз, температур, значень рН	64

3.4 Зниження каламутності модельного розчину з використанням феррату калію, сульфату алюмінію та сульфату заліза	67

3.5 Зниження вмісту фенолу, метиленового синього та прямого чорного у модельних розчинах	70

3.6 Зниження вмісту левоміцетину та ніфуроксазиду у модельних розчинах	71

3.7 Кінетика корозії із застосуванням феррату калію	72

Висновки до розділу 3	80

РОЗДІЛ 4 РОЗРОБКА STARTUP ПРОЕКТУ	81

4.2 Опис ідеї проекту	81

4.2	Аналіз зовнішнього маркетингового середовища	82

4.2.1 Аналіз факторів макромаркетингового середовища	82

4.2.2 Аналіз факторів мікромаркетингового середовища	85

4.3 Формулювання управлінської проблеми	89

4.4 Аналіз пропозиції та конкурентної здатності проекту	91

Висновки до розділу 4	99

ВИСНОВКИ	100

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	101

ДОДАТОК А	113

ДОДАТОК Б	124

ВСТУП

Питання якості питної води та очищення стічних вод будуть актуальні на будь-якому етапі розвитку людства.

Питна вода повинна бути безпечна в епідемічному відношенні, нешкідлива за хімічним складом і мати сприятливими органолептичними властивостями. Пролонгований знезаражуючий ефект при транспортуванні підготовленої води з водоканалів споживачеві по багатокілометрових системам водопостачання забезпечується гарантованою наявністю залишкового хлору у воді у споживача. Фізичні способи знезараження - озон, ультріфіолет не забезпечують пролонгованої знезаражуючої дії.

На сьогодні, застосування хлорвмісних реагентів, незважаючи на ряд недоліків, є основним методом знезараження на комунальних водопроводах і станціях по обробці технічних і стічних вод.

При хлоруванні води, що містить органічні забруднення, утворюються хлорвмісні токсини, мутагенні і канцерогенні речовини.

Біологічні методи очищення стічних та інших вод загальновизнано вважаються найбільш економічно ефективними та екологічно прийнятними для видалення так званих макрозабруднень (біорозкладуваних органічних речовин, сполук азоту, фосфору, сірки і т.д.). Однак ці методи часто виявляються недостатньо ефективними щодо забруднення ґрунтових вод діоксинами і їх похідними, пестицидами (інтенсивне сільське господарство), метилтретбутиловим ефіром (домішка до бензинів для підвищення октанового числа), побутовою хімією, фармацевтичними препаратами.

Після біорозкладу, як правило, застосовується доочищення стоків за допомогою концентрованого або електролізного гіпохлориту для виконання вимог по вмісту бактерій і мікроорганізмів в скидах в поверхневі джерела (ріки, затока). Однак в цьому випадку не виконуються вимоги по відсутності хлору в стічних водах. Якщо доочищення не використовується, то не виконуються вимоги по вмісту бактерій і мікроорганізмів в скидах з очисних споруд, що потрапляють в річки і затоку.

Тому гостро стоїть завдання пошуку більш дешевих і екологічних технологій як для знезараження питної води, так і технологій доочищення стоків без хлорвмісних реагентів, які не поступаються застосовуваним технологіям з використанням гіпохлориту в частині ефективності і вартості, а також вирішують проблему виконання вимог до чистоти стоків при відсутності в них хлору.

Перспективна технологія очищення води і стоків феррата лужних металів забезпечує дезінфікуючий і коагулюючу дію, але не дає пролонгованого ефекту. Застосування ферратних технологій в поєднанні з хлоруванням дозволяє істотно знизити кількість потрібного для очищення хлору, а, отже, і утворення канцерогенної хлорорганіки, а в деяких випадках (наприклад, при очищенні стоків) взагалі обійтися без застосування хлору.

Метою роботи є дослідження ефективності використання феррату калію у процесах кондиціонування води, а саме окислення ферратними комплексами полютантів різної природи; визначення ефективності доочищення аналізованих зразків шляхом коагуляції; можливість використання феррату калію у якості інгібітору корозії.

РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

  - Кондиціонування води: галузі використання, технології та методи обробки вод

Вода, яка використовується у якості питної, для виробництва різних продуктів або ж у теплових процесах повинна мати певні властивості і хімічний склад. Поряд з необхідністю забезпечити вміст токсичних речовин в концентраціях нижче допустимих, часто потрібно, щоб в ній були присутні корисні для даного виробництва речовини в заданих кількостях, дотримувалися певні значення рН і лужності [1]. В енергетиці необхідно забезпечення такого складу і (або) фізичного стану домішок, які не утворюють накипу і не викликають корозії металів.

Вихідна вода, доступна різним споживачам, істотно відрізняється за хімічним складом і концентрація одних речовин в ній може бути вище максимально допустимої, а інших - нижче мінімально допустимої для того чи іншого застосування. Тому, часто потрібно забезпечити не тільки зниження концентрацій цілого ряду речовин, але і присутність в заданих кількостях речовин, корисних для даного споживача.

Процес доведення складу води до заданих, необхідних для даного процесу параметрів називають кондиціонуванням. Як правило, він включає ряд операцій, при яких видаляються забруднення, а потім вводяться відповідні реагенти.

В академічному сенсі, кондиціонуванням води є весь процес доведення складу вихідної води до заданих споживачем параметрів (кондицій), а саме: видалення з води непотрібних споживачеві речовин і додавання в воду відсутніх речовин [2].

На практиці під кондиціонуванням води зазвичай мають на увазі не весь процес водопідготовки, а технологічні операції дегазації, зміни рН, лужності або/та хімічного складу очищеної води з метою її стабілізації або/та коригування мінерального балансу.

Стабілізація (стабілізаційна обробка) очищеної води - це дегазація, коригування рН або/і введення реагентів (фосфатів, амінів, комплексонів і т.п.) для запобігання корозії металевих поверхонь або/і зв'язують солі жорсткості для запобігання утворення відкладень.

Коригування мінерального балансу очищеної (як правило, демінералізованої) води - забезпечення в ній необхідної споживачеві концентрації мінеральних речовин, тобто додавання в демінералізовану воду мінеральних солей, нормованих споживачем.

Стабілізаційна обробка води для теплових процесів. При використанні води в якості теплоносія до числа її важливих якостей відносяться відсутність випадання осадів на поверхнях теплообмінного обладнання і мінімальна корозійна активність [3].

Стабільною називають воду, яка не викликає корозії поверхні металу, з якою вона стикається, і не виділяє на цих поверхнях осади карбонатів кальцію.

Для підтримки стабільності води в заданих межах необхідно регулювати кілька параметрів: рН, лужність і карбонатну жорсткість. Стабільність збільшується при введенні карбонатів натрію або кальцію, підлужуванні, а зменшується при пом'якшенні води або введення кислоти.

Випадання опадів солей жорсткості, заліза різко погіршує ефективність теплообміну і призводить до зростання теплових втрат і економічності установок. Існують жорсткі нормативи на вміст солей жорсткості у воді для різних енергетичних установок. Для їх видалення використовуються різні методи.

До способів забезпечення стабільності води відносяться пом'якшення і введення реагентів, так звана хімічна обробка.

Хімічна обробка води полягає у введенні в воду малих доз спеціальних реагентів, що зв'язують солі жорсткості, які залишаються в розчині і не прилипають до поверхонь нагріву [4].

Розрізняють два класи стабілізуючих реагентів: реагенти, що зв'язують солі жорсткості у зважені у воді кристалічні утворення (фосфати та ін.), і реагенти, що стабілізують насичені розчини (кислоти, комплексони та ін.).

Кондиціонування питної води. Вода природних джерел може, з одного боку, містити різні забруднення, а з іншого боку, в ній можуть бути відсутні речовини, необхідні для нормальної життєдіяльності. Одночасно з шкідливими забрудненнями можуть бути розкладені і корисні для організму речовини. Для створення необхідного сольового складу води в неї вводять відсутні солі. Як правило, у воді спостерігається дефіцит фтору, йоду.

Крім того, питна вода повинна бути стабільною. В іншому випадку в процесі доставки до споживача вона виявиться забруднена продуктами корозії трубопроводів. Це особливо актуально для вод, що пройшли очищення методами опріснення і знесолення. Як правило, стабілізація такої води проводиться шляхом її пропускання через вапняні мінерали або методами дозування необхідних компонентів [5].

Кондиціонування питної води - це не тільки очищення і доведення концентрації всіх хімічних речовин до необхідної норми. Це стабілізація самої рідини.

Кондиціонування води для харчової промисловості. Для отримання стабільних напоїв необхідна підтримка в очищеній воді, яка є сировиною, не тільки заданого сольового складу, перш за все жорсткості, але і певної лужності. Остання в більшості природних вод виявляється вище заданої, тому в воду вводиться кислота, допущена для застосування в харчовій промисловості. Паралельно ведеться контроль рН [6].

Іншими шляхами контрольованого зменшення лужності є: пом'якшення води на слабокислотні катіоніті, Na+-катіонуванні та H+-катіонуванні, знесолення зворотним осмосом або нанофільтрація, які описані вище.

У виробництві деяких продуктів харчування можуть бути суперечливі вимоги до складу води, наприклад, необхідно мати достатню кількість солей кальцію при відсутності магнію [7]. Звичайними способами селективно витягувати магній неможливо, тому часто використовують метод знесолення води з подальшим введенням необхідних реагентів.

Технології та методи. Магнітний спосіб сьогодні використовується практично по всіх теплових установках невеликої потужності. Метод простий і дешевий. В основі його лежить вплив магнітом на воду, яка рухається зі швидкістю не більше 3 м/с. У ній утворюються кристалічні суспензії, які з'являються всередині водяного потоку під дією магнітного поля, розташованого перпендикулярно направленого руху води. Суспензії спливають на поверхню водної гладі, які дуже легко видалити [8].

Необхідно відзначити, що магнітне поле легко розчиняє накип, яка утворюється на поверхнях теплообмінників і трубопроводів, але дія магніту з часом зникає (вода просто «звикає» до магнітного поля), тому в теплових мережах магнітному впливу піддають не тільки воду з магістралі, а й весь теплоносій в системі [9].

Радіочастотна обробка води – це вплив на потік високочастотного випромінювання, яке виробляє спеціальний генератор. Як випромінювачів використовується провід, намотуваний на трубопровід з теплоносієм. По суті, виходить так, що розчинені у воді солі під дією випромінювання перетворюються в нерозчинні кристали. Як це відбувається і під дією магніту.

Хімічний спосіб кондиціонування – це додавання в воду так званих стабілізуючих реагентів. Саме вони пов'язують солі в кристали. Тобто, останні залишаються в теплоносії і не осідають на металевих поверхнях обладнання і труб. В якості таких реагентів використовують фосфати [10].

Є ще один варіант технології кондиціонування води, який заснований на стабілізації самого теплоносія. Для цього в воду додається кислота або спеціальні реагенти комплексони. Їх додавання переводить жорсткість карбонатну в некарбонатну. При цьому дуже важливо дотримуватися пропорції введення кислоти. Якщо її недодати, то всередині теплоносія буде випадати осад, що знизить якості використовуваної води. Надлишок внесеного реагенту - швидка корозія металевих деталей. Тому в установках монтується спеціальний насос у вигляді дозатора, який точно пропорційно може внести в систему необхідну кількість кислоти.

Що стосується комплексонів, то це з'єднання деяких органічних речовин. Вони в водному розчині можуть з'єднуватися з іонами металів, утворюючи комплекси [11]. Єдине, що необхідно відзначити, це різноманітність пропозицій. На ринку присутні дорогі комплексони і дешеві. Тому їх вибирають за значимістю впливу на воду. У невеликих тепломережах з малопотужними нагрівальними установками, де потрібно недорогий процес кондиціонування, використовують фосфорорганічні комплекси. Їх додають в теплоносій в пропорції 1-3 мг на 1 дм3.

Для кондиціонування природних вод, які використовуються для пиття, зовсім інші технології. Водопостачання питної води стикається з двома протилежними умовами кондиціонування: очищення від забруднень; видалення необхідних для людини речовин [12].

Очищати воду треба обов'язково дотримуючись норм концентрації. Оптимальний діапазон - 0,7-1,2 мг/дм3. Якщо аналіз води показав концентрацію з цього діапазону, то кондиціонування проводити не треба. Якщо величина менше, то проводиться внесення фтористих солей таких як фтористий кальцій, фтористий натрій, кремнефтористий амоній і так далі. В системах водоочищення встановлюються дозатори. Сьогодні все частіше від цього відходять, використовуючи замість цих речовин іонообмінні смоли [13].

Кондиціонування питної води - це не тільки очищення і доведення концентрації всіх хімічних речовин до необхідної норми. Це стабілізація самої рідини.

Найчастіше кондиціонування для напоїв - це контроль жорсткості та лужності. При цьому останній показник відіграє важливішу роль. А так як на сировинний воді для напоїв він завжди завищений, тому доводиться боротися зі лужністю різними способами. Найпоширеніший - додати в рідину кислоту.

Контролювати цей показник в процесі додавання реагенту неможливо. Тому використовують два варіанти: додавати кислоту пропорційно масі або об'єму води; проводити дослідження на pH після змішування. Найчастіше використовують перший спосіб, як найбільш точний [14].

  - Корозія. Методи інгібування корозії

Корозія металів - руйнування металів через фізико-хімічний вплив зовнішнього середовища, в наслідок якого метал переходить в окислений (іонний) стан і втрачає притаманні йому властивості. Середовище, в якому метал піддається впливу корозії (кородує) називається корозійним або агресивним середовищем [15].

Проте залізо і вироби, виготовлені зі сплавів, найчастіше виявляються нестійким до впливу агресивних середовищ, якими можуть бути пари води з розчиненим у ній киснем [16-18]. В таких умовах починається корозія – руйнування металу під впливом навколишнього середовища, яке протікає на кордоні поділу фаз.

Залізо в наслідок цього окислюється до катіонів заліза (II), які переходять у воду:

FeO- 2e- = Fe2+

При рН середовища > 5,5 іони Fe2+ і ОН- взаємно осаджують один одного у вигляді майже нерозчинного гідроксиду заліза (II) [19]:

Fe2+ + 2OH- = Fe(OH)2

Далі атмосферний кисень окислює частину гідроксиду заліза (II), з утворенням метагідроксид заліза FeO(OH) з Fe(OH)2 при висиханні утворюється іржа - бурий пухкий порошок:

4Fe(OH)2 + O2 = 4FeO(OH) + 2H2O

Fe(OH)2 + 2 FeO(OH) = (FeIIFe2III)O4 + 2H2O

Залежно від ступеню впливу на метали корозійні середовища розділяють: неагресивне, слабоагресивне, середньоагресивне, сильноагресивне [20,21]. Швидкість корозії в атмосферних умовах визначаються: наявністю вологи на поверхні фазових і адсорбційних плівок, забрудненням повітря корозійно-агресивними речовинами, конфігурацією температур повітря і металу, утворенням продуктів корозії і так далі [22]. Оцінка і розрахунок швидкості корозії ґрунтуються на тривалості і матеріальному корозійному ефекті дії на метал найбільш агресивних чинників. У залежності від умов, що впливають на швидкість корозії, доцільно наступне розподілення чинників експлуатації металів, що піддаються атмосферній корозії:

1) закриті приміщення, які мають внутрішні джерела тепла і вологи (приміщення з опаленням);

2) закриті приміщення, які не мають внутрішні джерела тепла і вологи (літні приміщення);

3) відкрита атмосфера [23].

Корозійний процес є багатостадійним:

1. надходження корозійного середовища або окремих його компонентів на поверхню металу.

2. взаємодія середовища з металом.

3. повне або часткове відокремлення продуктів від поверхні металу (в об’єм рідини, якщо середовище рідке).

Всі корозійні процеси поділяють на дві великі групи: залежно від типу руйнувань та за механізмом корозійного процесу [24].

За типом руйнувань корозія буває суцільною або місцевою.

Якщо розподіл корозійних руйнувань по всій поверхні металу рівномірний, то таку корозію називають суцільною. Вона не несе небезпеки для конструкцій і апаратів, особливо якщо втрати металів не перевищують технічно обґрунтованих норм [25].

Якщо ж велика частина поверхні металу вільна від корозії і остання зосереджена на різних ділянках, то це місцева корозія. Вона більш небезпечна, хоча втрати металу можуть бути і незначними. Її небезпека полягає в тому, що знижується міцність окремих ділянок і це різко зменшує надійність конструкцій, споруд, апаратів. Місцеву корозію викликає морська вода, розчини солей, зокрема хлориди натрію, кальцію, магнію. Виразкова (у вигляді плям різної величини), щілинна, контактна, точкова, міжкристалічна корозія - найбільш поширені в практиці типи місцевої корозії [26-29].

Точкова - одна з найбільш небезпечних. В наслідок такої корозії утворюється наскрізне ураження – пітинг (точкові порожнини). Корозійне розтріскування утворюється при одночасному впливі агресивного середовища і механічної напруги на метал. У металі з'являються тріщини транскристалітного характеру, що часто призводить до абсолютного руйнування виробу.

За механізмом корозійного процесу виділяють два основних типи корозії: хімічну і електрохімічну. Чітко відокремити один вид від іншого важко або ж неможливо [30].

Залежно від характеру корозії та умов її протікання використовують різні методи захисту. Способу визначається за його ефективністю в кожному конкретному випадку і враховує економічну доцільність [31-34].

1. Легування – додавання до складу сталі домішок до заліза нікелю, кобальту, хрому, в наслідок чого зменшується швидкість корозії.

2. Захисні плівки – один з найбільш поширених методів захисту металів від корозії, полягає у нанесенні на їх поверхню захисних плівок: емаль, фарба, лак , інших металів.

3. Ґрунтовки і фосфатування – досить часто під лакофарбовий шар наносять шар ґрунтовки. Пігменти, які входять до її складу, повинні мати інгібуючі властивості.

4. Електрохімічний захист – у виробничих умовах використовують також електрохімічний спосіб – метод обробки виробів змінним струмом в розчині фосфату цинку.

5. Силікатні покриття – з метою захисту металів від корозії використовують склоподібні та порцелянові емалі, коефіцієнт теплового розширення яких має бути близький до такого, як металу, що покривається.

6. Покриття металами – широко поширений спосіб захисту металів від агресивного середовища є покриття їх шаром інших металів, що кородують з малою швидкістю, оскільки покриваються щільною оксидною плівкою. Покриваючий шар наноситься різними методами: гаряче покриття – це короткочасне занурення до ванни з розплавленим металом; гальванічне покриття – процес електроосадження з водних розчинів електролітів; металізація – проведення напилення; дифузне покриття – обробка порошками за підвищеної температури в спеціальному барабані; з викроистаням газофазної реакції [35].

7. Інгібітори – застосування інгібіторів є одним з найефективніших способів запобігання корозії металів в різних агресивних середовищах. Інгібітори – це речовини, які здатні в малих концентраціях уповільнювати перебіг хімічних процесів або зупиняти їх. Інгібуючий вплив на метали, особливо на сталь, надає цілий ряд неорганічних і органічних речовин, що часто додають в корозійне середовище. Інгібітори утаорюють на поверхні металу дуже тонку плівку, яка захищає метал від корозії [36].

  - Порівняльний аналіз реагентів і технологій для очищення питної води та стоків

На сьогодні, існує безліч реагентів і технологій для знезараження води: хлор, гіпохлорит натрію, діоксид хлору, озон, ультрафіолет і ще ряд альтернативних технологій [37,38].

Традиційно знезараження води проводилося рідким хлором, який як відхід від виробництва каустичної соди за низькою ціною надходив на станції знезараження. Хлор застосовувався в газоподібному вигляді, що вимагало дотримання найсуворіших заходів безпеки. Витік хлору загрожує найсильнішими отруєннями людям, що потрапили в зону його поширення, так як в силу більшої питомої ваги, в порівнянні з повітрям, хлор поширюється над поверхнею землі [39].

Хлор ефективний для видалення неприємного смаку і запахів, має післядію, запобігає зростання водоростей і біообростанню, руйнує органічні сполуки (феноли), окисляє залізо і магній, руйнує сульфід водню, ціаніди, аміак та інші сполуки азоту, але володіє підвищеними вимогами безпеки при перевезенні, в разі витоку несе потенційний ризик здоров'ю. Побічними продуктами дезінфекції є тригалометани (ТГМ), бромати в присутності бромідів [40].

Згодом, з появою технології знезараження з використанням гіпохлориту, на великих станціях почали встановлювати електролізери, що виробляють гіпохлорит, звідки він також надходив на станції знезараження малої потужності. Гіпохлорит натрію застосовується в рідкому вигляді (товарна концентрація розчинів - 10-12%), можливе отримання його на місці застосування електрохімічним способом [41]. Гіпохлорит володіє меншим окислювальним потенціалом у порівнянні з хлором, для дезінфекції потрібні більш високі дози і пролонговану час контакту (табл. 1.1).

Діоксид хлору отримують тільки на місці застосування, що вимагає перевезення і зберігання легкозаймистих вихідних речовин. В даний час він вважається найефективнішим дезінфектантів з хлорвмісних реагентів для обробки води при підвищених рН [45]. Він використовується в невеликих дозах, не утворює хлорамінів, не сприяє утворенню тригалометанів, руйнує феноли - джерело неприємного смаку і запаху, ефективно окисляє і дезінфікує всі види мікроорганізмів, включаючи цисти (Giardia, Cryptosporidium) і віруси, не утворює броматов і броморганічних побічних продуктів дезінфекції в присутності бромідів, сприяє видаленню з води заліза і магнію шляхом їх швидкого окислення та осадження оксидів [46]. Діоксид хлору утворює хлорати і хлорити, що в поєднанні з деякими матеріалами і речовинами призводить до прояву специфічного запаху і смаку [42].

Таблиця 1.1 – Окисні потенціали використовуваних реагентів [43]

| Окиснювач | Реакція | Е°,В |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Хлор | Cl2(г)+2e- = 2Cl- | 1,36 |
| Гіпохлорит | ClO-+H2O+2e- = Cl-+2OH- HClO+H++2e- = Cl-+H2O | 0,88 1,50 |
| Діоксид хлору | ClO2+4H++5e- = Cl-+2H2O ClO2+2H2O+5e- = Cl-+4OH- | 1,50 0,85 |
| Перхлорат | ClO4-+8H++8e- = Cl-+4H2O | 1,38 |

Продовження таблиці 1.1

| Озон | O3+2H++2e-= O2+H2O | 2,07 |
| --- | --- | --- |
| Пероксид водню | H2O2+2H++2e- = 2H2O | 1,77 |
| Перманганат | MnO4-+4H++3e- = MnO2+2H2O MnO4-+8H++5e- = Mn2++4H2O | 1,69 1,51 |
| Феррат (VI) | FeO42-+8H++3e- = Fe3++4H2O | 2,20 |

Хлорамін утворюється при взаємодії аміаку зі сполуками активного хлору і використовується як дезінфектант пролонгованої дії. Він володіє наступними перевагами: стійка і пролонгована пдія, знешкоджує неприємний смак і запах, знижує рівень утворення тригалометанів та інших хлорорганічних побічних продуктів дезінфекції, ліквідує утворення біозаростання в системах розподілу. Хлорамін - слабкий дезінфектант і окислювач в порівнянні з хлором, неефективний проти вірусів і цист (Giardia, Cryptosporidium), для дезінфекції потрібні високі дозування і пролонгований час контакту, становить небезпеку для хворих, що користуються діалізаторами, тому що здатний проникати крізь мембрану діалізаторів і вражати еритроцити, утворює азотвмісні побічні продукти [44].

Аноліт отримують на місці застосування шляхом мембранного електролізу сольового насиченого розчину NaCl у воді під дією постійного струму. Аноліт є хлорсодержащий агент (суміш активних речовин: газоподібний Cl2, ClO2, O3, перекису) пролонгованої дії, призначений для знезараження води. Вихідними матеріалами для виробництва аноліта є вода і хлорид натрію. Для приготування вихідного сольового розчину може використовуватися (в залежності від конструктивних особливостей електролізних установок) вода дистильована, вода питна водопровідна, а також хлорид натрію марок "ХЧ "або" Ч".

Аноліт володіє мінімальним (IV) класом токсичності [45], він є метастабільним, не накопичується в середовищі, а після закінчення терміну дії (не менше 30 днів) самодеградує до звичайної прісної води з мінералізацією не більше 1 г/дм3. Таким чином, ніякої дезактивації і утилізації аноліта не потрібно, а застосування розчину є екологічним і не завдає шкоди навколишньому середовищу. Аноліт ефективний проти всіх патогенних мікроорганізмів, включаючи бактерії, віруси, мікобактерії, збудники анаеробних інфекції, збудники особливо небезпечних інфекцій, гриби, спори.

При застосуванні хлорвмісних агентів для знезараження води, згідно з вимогами ГОСТ 2874-73 і СанПіН 2.1.4.1074-01, концентрація залишкового хлору у воді перед надходженням її в систему водопостачання повинна знаходитися в межах 0,3-0,5 мг/дм3. Тому актуальною проблемою є контроль кількості залишкового хлору у воді перед надходженням її в систему водопостачання для запобігання перехлорування або недохлорування. Ця проблема вирішується шляхом автоматизації управління станцій знезараження, система управління яких передбачає контроль кількості залишкового хлору у воді перед надходженням її в систему водопостачання і оптимізує робочі параметри установки для забезпечення концентрації хлору в необхідних межах.

Альтернативним хлоруванню є метод знезараження води за допомогою озону. Однак виявилося, що озон теж вступає в реакцію з багатьма речовинами у воді - з фенолом, і утворилися в результаті продукти ще більш токсичні хлорфенольні речовини. Крім того, озон дуже нестійкий і швидко руйнується, тому його бактерицидна дія нетривала [46].

З фізичних способів знезараження питної води найбільшого поширення набуло знезараження води ультрафіолетом, бактерицидні властивості якого зумовлені дією на клітинний обмін і, особливо, на ферментні системи бактеріальної клітини. Ультрафіолетові промені знищують не тільки вегетативні, але і спорові форми бактерій, і не змінюють органолептичні властивості води. Основним недоліком ультрафіолету є повна відсутність післядії. Крім того, цей метод вимагає великих капітальних вкладень, ніж хлорування [47].

У таблиці 1.2 наводиться порівняльний аналіз переваг і недоліків перерахованих дезінфектантів, які застосовуються для очищення води. Виходячи з виконаного порівняльного аналізу, найбільш перспективним реагентом для очищення води на комунальних водопроводах є аноліт, одержуваний електролізом насиченого розчину кухонної солі у воді, і що володіє пролонгованою дезінфікуючою дією.

Таблиця 1.2 – Порівняння властивостей дезінфікантів води

| Дозволені для застосування дезинфікую-чі агенти | Основні переваги |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ефективність | Безпечність | Економічність | Зручність застосування | Післядія | Низька концентрація побічних продуктів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Газоподібний хлор | Так | Ні | Так | Ні | Так | Ні |
| Гіпохрит натрію | Так | Так | Ні | Ні | Так | Ні |
| Гіпохлорит кальцію | Так | Так | Ні | Ні | Так | Ні |

Продовження таблиці 1.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діоксид хлору | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Так |
| Озон | Так | Так | Ні | Ні | Ні | Так |
| Ультрафіолет | Так | Так | Ні | Так | Ні | Так |
| Аноліт (суміш оксидантів) | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Феррати (VI) | Так | Так | Так | Так | Ні | Так |

Як і раніше актуальною є проблема розробки альтернативних екологічно чистих способів очищення стічних вод, забруднених стійкими до біорозкладу забруднення, переважаючих по ефективності існуючі промислові методи, і забезпечують відсутність хлору в стічних водах для безперешкодного їх скидання в річки [48].

Новим перспективним методом очищення води і стоків є застосування феррата (VI) лужних металів, що володіють багатофункціональну дію. Феррати (VI) є одними з найбільш потужних відомих окислювачів (в кислому середовищі потенціал FeO42- іона дорівнює 2,2В і вище потенціалу озону, гіпохлориту, хлору і є найбільшим в ряду використовуваних на даний момент з'єднань (табл.1.1). Вони здатні розкладати багато токсичних хімічних речовинидо малотоксичних продуктів (окислювальна дія), а також викликати загибель мікроорганізмів (дезинфікуюча дія) [49]. Продуктом розкладання самих ферратів в розчині є гідроксид заліза, тобто малотоксичний продукт. Крім того, гідроксид заліза виділяється у вигляді колоїдних агрегатів з дуже розвиненою поверхнею, які ефективно адсорбує іони важких металів, частинки суспензій і органічні залишки, забезпечуючи додаткове очищення води шляхом коагуляції забруднювачів (коагулююча дія) [50]. Виробництво сухого стабілізованого феррата вимагає високих витрат на його синтез, транспортування і упаковку. При виробництві феррата на місці використання рідкий продукт має більш стабільні властивості, він легко завантажується і додається в будь-який розчин або виробничу систему, його собівартість знижується в 4 рази.

Обробка води та стоків ферратом лужних металів забезпечує дезінфікуючу і коагулюючу дію, але не дає пролонгованої дії, тому може використовуватися або для обробки стоків, або для знезараження води в поєднанні з хлорвмісними реагентами. Це дозволить знизити рівень хлорування підготовленої води або відмовитися від первинного хлорування.

  - Коагулянти у процесах водоочищення

Природні та стічні води в реальних умовах мають в своєму складі суміші розчинених та нерозчинених домішок, частина з яких є колоїдними системами. При використанні коагулянтів процес очищення води більшою мірою здійснюється при адсорбції розчинених речовин на поверхні гідроксиду металу, за рахунок адсорбції та коагуляції колоїдних домішок при взаємодії з гідроксидами металів [51].

Зазвичай коагулянти використовуються в концентраціях, які значно більші за концентрацію колоїдних домішок, а отже, процес взаємної коагуляції реалізується досить рідко.

Більшою мірою, при внесенні коагулянту в розчин відбувається процес гідролізу металу з утворенням пластівців гідроксиду металу. Пластівці гідроксиду металу здатні до сорбції різноманітних домішок, що містяться у воді [52]. Укрупнення часток гідроксидів металів відбувається через агрегацію (коагулюючу дію часток) або через орієнтацію (ріст кристалічної решітки), коли до часток гідроксиду приєднуються окремі молекули.

Під час агрегації площа поверхні часток гідроксиду металу більша ніж при орієнтації, оскільки утворюються аморфні речовини, а при орієнтації створюється кристалічна структура, яка  має більшу густину та меншу площу поверхні з розрахунку на одиницю маси гідроксиду [53].

Зазвичай, здатність до орієнтації зменшується із збільшенням валентності металу.

При гідролізі металів поверхневий заряд часток гідроксидів металів певною мірою залежить від реакції середовища. При зменшенні рН середовища починає збільшуватися позитивний поверхневий заряд.

При збільшенні рН, позитивний поверхневий заряд починає зменшуватися, а при певних значеннях рН починає збільшуватись вже негативний поверхневий заряд [54].

Швидкість протікання гідролізу металів залежить від концентрації металу:

Мn+ + nХ- + nН2О ↔М(ОН)n + nН+ + nХ-

Мn+ + nН2О ↔М(ОН)n + nН+

В такому випадку, швидкість гідролізу визначається за формулою:

υ = k [Мn+] [Н2О]n

υ = k' [Мn+]

Константа рівноваги описується рівнянням:

На ефективність процесу гідролізу впливають розчинності металів у воді та їх добутку розчинності [55].

На процес коагуляції також велику роль грають розміри та структура часток гідроокислів. Розміри часток залежать від ступеню пересичення розчину. У водоочищенні гідроліз проходить в розведених розчинах, це створює умови слабого пересичення та сприяє утворенню крупних  пластівців, забезпечуючи необхідний час їх формування.

Структура часток, які виділяються із розчину залежить від швидкості процесів, що протікають одночасно: невпорядкованого злипання часток при зіткненні (агрегації) і росту кристалів (орієнтації) [56]. За незначного пересичення важливу роль відіграє швидкість орієнтації, яка у гідроксидів знижуєтся при збільшенні числа гідроксидних іонів, зв’язаних із атомом металу, тому гідроксиди двохвалентних металів кристалічної стуктури, а трьохвалентних – аморфні.

Процес знебарвлення води проходить наступним чином: при гідролізі коагулянту, відбувається утворення колоїдів гідроксидів, що мають велику поверхню. Домішки сорбуються на поверхні колоїдів. Під час адсорбції розділяють два процеси – власне адсорбцію та фіксацію (закріплення) адсорбованих колоїдів на поверхні. В першому випадку головну роль відіграють сили міжмолекулярної взаємодії [57]. Адсорбція більша, при менших розмірах часток. Причини фіксації бувають різні. При утворенні золей АІ(ОН)3 та Fe(OH)3 мають найбільшу адсорбційну активність. При переході їх в гель та ущільнення гелю  площа їх поверхні зменшується, в наслідок чого зменшується адсорбція. Отже, коагулюють не частки дисперговані у воді, а гідроксиди металів.

Коагулянти – це солі алюмінію та заліза, які здатні гідролізуватись у воді з утворенням золів гідроксидів, які здатні коагулювати із завислими та колоїдними частинками присутніми у воді [58].

Насьогодні, найбільш використовувані алюмінієві, залізні і змішані алюмозалізні коагулянти, які є сумішами солей алюмінію та заліза.

Із сполук алюмінію, які використовують як коагулянти, можна виділити: сульфат алюмінію, гідроксосульфат алюмінію, хлорид алюмінію, гідроксохлориди алюмінію, алюмінат натрію [59].

Із залізних коагулянтів найбільш широко застосовуються: хлорне залізо, сірчанокисле залізо, залізний купорос [60].

  - Області раціонального застосування феррата

Застосування хлорвмісних реагентів є на сьогоднішній день основним методом знезараження природних і стічних вод, що дозволяє забезпечити пролонговану дію дезінфеканта. Найбільш перспективним хлорвмісним реагентом пролонгованої дії для знезараження природних вод є аноліт (суміш газоподібного хлору, діоксиду хлору, синглетного кисню). Він володіє мінімальним (IV) класом токсичності, ефективний проти всіх патогенних мікроорганізмів, включаючи бактерії, віруси, мікобактерії, збудники анаеробних інфекції, збудники особливо небезпечних інфекцій, гриби, спори [61]. Середні дозування аноліта становлять 3-5 мг/дм3 (в перерахунку на молекулярний хлор) для знезараження питної води. Однак застосування хлорвмісних реагентів для знезараження стоків може призводити до утворення ще більш токсичних продуктів, ніж вихідні забруднювачі [62]. Крім того, хлор і його сполуки не повинні міститися в стічних водах, що скидаються в поверхневі води.

На сьогоднішній день існує ряд проблем очистки питних, стічних, промислових і поверхневих вод, які можуть бути вирішені із застосуванням інноваційного реагенту - розчину феррата лужних металів [63].

Основною сировиною для виробництва феррата є розчин лугу, одержуваний на мембранних хлорних виробництвах як побічний продукт [63, 64].

Сучасним методом виробництва феррата є мембранний електроліз. Він безпечний, ефективний і може бути реалізований на місці застосування реагенту.

Проблема очищення питної води полягає в пошуку реагенту, що видаляє більшу частину мікробів і забруднювачів, в тому числі побічних продуктів реакції, утворених широко використовуваним на даний момент хлором.

Заміна первинного хлорування окисленням феррата дозволить перевести основні органічні забруднення в легко видаляємий осад і значно знизити кількість хлору, що вводиться після фільтрування, і, як наслідок, багаторазово зменшить вміст хлорорганічних сполук.

Дезінфікуючі властивості феррата (VI) вперше були виявлені в [65]. Було встановлено, що феррат (VI) може повністю знищувати бактерії при меншому вмісті його у воді в порівнянні з іншими дезінфетантамі.

Багато досліджень показали, що феррат (VI) може ефективно блокувати E. coli, бактерії кишкової групи і живучі бактерії [66, 67]. Також були проведені дослідження впливу феррата (VI) на видалення вірусів, таких як f2 і коли-фаг QB [68, 69]. На додаток, дезинфікуюча здатність феррата (VI) є менш чутливою до коливань температури, рН та вмісту органіки в дезінфікуючому середовищі, ніж хлору або брому. Це дозволяє розглядати його як заміну екстенсивного хлорування питної води. Зростання забруднення призводить до необхідності пошуку реагенту для очищення питної води та промислових і міських стічних вод. Такий реагент повинен дезінфікувати і видаляти важкі метали і радіоізотопи, зважені частинки і деякі органічні речовини шляхом флокуляції, щоб окисленням хоча б частково руйнувати розчинені органічні забруднення, а після цього самовидалятися з очищуваного середовища [70]. Для одностадійної очищення води в якості такого реагенту і підходять ферати (VI). Вони можуть розглядатися як заміна сучасної технології двостадійному хлоруванні і флокуляції сульфатом тривалентного заліза, при цьому не створюючи побічних токсичних і канцерогенних галогенізованих органічних сполук.

В результаті розкладання феррата утворюється гідроксид заліза (III), ГДК якого досить велика [71]. Добре розвинена поверхня дозволяє гідроксиду заліза (III) додатково очищати воду за рахунок адсорбції частинок суспензій, іонів важких металів і органічних залишків. Для порівняння з найбільш часто використовуваними коагулянтами, включаючи сульфат тривалентного заліза, сульфат алюмінію і хлорид тривалентного заліза. Продуктивність феррата (VI) в видаленні каламутності виявилася кращою, ніж сульфату двовалентного заліза і нітрату тривалентного [72, 73]. Також феррат (VI) може видаляти ряд металів (наприклад, Fe2+, Fe3+, Mn2+ і Cu2+) і токсичних важких металів (наприклад, Pb2+, Cd2+, Cr3+ і Hg2+) до мінімуму [74]. Далі, феррат (VI) також може бути застосований для зменшення радіоактивних відходів в стічних водах [75, 76]. На завершення, таке ж в процентному співвідношенні видалення кольору може бути досягнуто при відносно низьких дозах феррата (VI) в порівнянні з коагулянтами тривалентного заліза [77].

Проблема очищення стоків пов'язана із забороною на вміст залишкового хлору у водах, які зливаються в річки і водойми, а також небезпекою утворення хлоровмісних високотоксичних стійких хімічних сполук. На стоках застосування ферратної технології з часом дозволить взагалі піти від застосування хлору, а можливо і від додаткових дорогих коагулянтів і флокулянтів (в тому числі на основі алюмінію). Використання феррата (VI) лужних металів дозволяє видаляти бактерії сімейства Enterobacteriaceae, які використовуються для виявлення в водах фекальних відходів. Ферати (VI) також виробляють ефективну дезінфекцію вірусів [68, 78-81], наприклад, F2, інактивують більшість кишкових патогенів та видаляють зі стічних і річкових вод паличкоподібні бактерії.

Проблема очищення промислових стічних вод пов'язана з наявністю в них токсичних і складно видаляємих забруднювачів. Феррат натрію - найсильніший з відомих окислювачів, крім того він має виражені властивостями коагулянту і флокулянта і може бути використаний для очищення і детоксикація промислових стоків і полігонів рідких токсичних відходів [82,83].

Феррат (VI) має високу ефективність окислення при розкладанні ряду органічних сполук, в тому числі азотовмісних [84], що містять сірку [85] з'єднань фенолу [86] та інших органічних забруднювачів. Ефективність окислення сильно залежить від дози феррата (VI) і рівня рН середовища. Найбільша ефективність окислення досягається при молярному співвідношенні феррата (VI) до органічних домішків в діапазоні 3:1-15:1 [87].

У роботах [88] ферати (VI) натрію і калію застосовувалися для видалення з ґрунтових і водних середовищ органічних забруднювачів, в тому числі від нафтопродуктів і їх похідних, що містять фосфор, азот або сірку та інших забруднювачів при їх неконтрольованому розливі. Застосування цього методу дозволяє зменшити витрати реагентів в 1,4 - 2,4 рази, підняти ефективність очищення і знизити вартість в порівнянні з існуючими технологіями очищення.

Підприємствами з оброблення коксу і нафтоперегінними підприємствами виробляються сполуки, що містять сірку і ціанід, токсичні і володіють неприємним запахом. Запахи, які викликаються сірка і ціанід-містять сполуками, можуть успішно віддалятися застосуванням в стоках нафтової промисловості Феррата (VI).

Ціанід може бути окислений за кілька хвилин в рідких стоках [89-91]. Сульфід водню [92] видаляється ферратом (VI) з грунтових і стічних вод. Забруднений газ, що містить сполуки типу H2S або меркаптанів, може бути швидко абсорбований лужним водним розчином і негайно окислений ферратом (VI) в розчині.

Ще одним можливим застосуванням феррата (VI) є окислення аміаку, що міститься в стічних водах коксохімічних заводів [93]. Більш ніж 22% аміаку може бути видалено, коли співвідношення молей феррата (VI) до аміаку більш ніж 1.

Одним з розповсюджених забруднювачів грунтових вод є метил-трет-бутиловий ефір (МТБЕ), бензинова добавка. Забруднення МТБЕ виявляється в 5-10% комунальних питних свердловин. У забруднених нафтою водоносних горизонтах забруднення МТБЕ зберігається. За допомогою феррата МТБЕ в грунтових водах можна окислити до значно менш небезпечних сполук [78].

Для нейтралізації утворюються при промиванні нафтопродуктів кислих вод, що містять сірчану кислоту, може використовуватися розчин феррата натрію в лужному розчині.

Однією з найгостріших проблем, пов'язаної з розвитком нафтохімічної і хімічної галузей промисловості, є надмірна кількість важких металів у водних об'єктах, що є потенційно небезпечними для живих організмів.

Використання феррата в якості ефективного коагулянту дозволяє знизити концентрацію ряду металів (наприклад, Fe2+, Fe3+, Mn2+ і Cu2+) і токсичних важких металів (наприклад, Pb2+, Cd2+, Cr3+ і Hg2+) до мінімуму [75].

  - Порівняльна оцінка методів і пристроїв для отримання феррата (VI) лужних металів

Перспективна і інтенсивно розвивається в останні роки технологія очищення води і стоків феррата лужних металів забезпечує дезінфікуючу і коагулюючу дію, але не дає пролонгованого ефекту. Тому ферратна технологія в сучасних умовах використовується або для обробки стоків, або може використовуватися для знезараження води в поєднанні з хлорвмісними реагентами. Це дозволить знизити рівень хлорування підготовленої води або відмовитися від первинного хлорування.

Для виробництва феррата (VI) в основному використовується хімічний метод. Рідкофазний хімічний метод грунтується на контакті залізовмісних сумішей, таких як нітрат заліза (III) і оксидів заліза, з окислюючими реагентом в рідкої лужному середовищі [94,95]. Утворення феррата (VI) відбувається за рахунок окислення іонів тривалентного заліза в присутності гіпохлориту або хлору. Однак, саморозпад феррата (VI) відбувається дуже швидко в кислих і нейтральних середовищах. Рідкофазним методом складно отримати високу чистоту феррата (VI). Для осадження феррата калію (VI) в сумішах розчину внаслідок меншої розчинність солі калію гідроксид натрію був замінений гідроксидом калію [96], що дозволило поліпшити чистоту феррата калію до 80-90%. В [97] описаний спосіб отримання твердого феррата натрію (VI) високої чистоти (99%) при високому виході (50-70%). Описано також застосування озону в якості альтернативного окислювача для формування феррата (VI) в розчинах 5М NaOH [98]. Як джерело іонів Fe3+ можуть використовуватися різні сполуки заліза, наприклад, Fe2O3, Fe2(SO4)3 або FeSO4⸱7H2O [99]. І хоча рідиннофазний хімічний метод відрізняється високим виходом продукту, останній переважно виявляється сильно забрудненим лугом, продуктами розкладання і органічними розчинниками, а технологічний процес складний і дорогий.

Сухий хімічний метод, також званий термічним, складається з окислення солі Fe (III) в розплавленої суміші солей нітрату з гідроксидом калію при екстремальних температурах в контрольованій атмосфері [100,101]. Перевага цього методу в його простоті і легкості проведення, хоча необхідні температури дуже високі, а реакція потенційно вибухонебезпечна. Гігроскопічність, пожежонебезпека, їдкість і висока вартість використовуваних реагентів вимагає застосування спеціального устаткування і залучення для робіт висококваліфікованого персоналу. Одержуваний при цьому продукт неминуче забруднений гігроскопічними і вибухонебезпечними перекисними сполуками лужних металів або/та їдкими лугами. Таким чином, в промислових і напівпромислових умовах практично неможливо отримати реагент достатньої чистоти. Крім того, самі ферати лужних металів хімічно активні, при кімнатній температурі термодинамічно нестабільні, розкладаються на вологому повітрі. При їх зберіганні і транспортуванні потрібна ретельна герметизація контейнерів і знижена температура. Тому виробництво сухого стабілізованого феррата вимагає високих витрат на його синтез, транспортування і упаковку.

Альтернативою є електрохімічний синтез феррата (VI), який є екологічною технологією, простий в проведенні. Електрохімічний синтез проводиться в концентрованому розчині гідроксидів лужних металів або їх розплавів, де або залізний анод, або іони Fe3+ можуть бути безпосередньо окислені при достатньому потенціалі на аноді [102-105].

Для пояснення процесу формування феррата (VI) електрохімічним способом були запропоновані різні механізми. 3-х ступінчастий механізм включає утворення проміжних сполук, формування феррата і пасивацію електрода. Формування пасивного шару запобігає подальше виробництво феррата. Наведені нижче рівняння показують поведінку заліза в сильно лужному середовищі. Перш за все активне розчинення заліза, і перебудова поверхневого шару відбуваються по реакціях 1.1 - 1.4 [106,107]. Потім передбачається, що тверді оксиди і гідроксиди, що формуються на поверхні анода, розчиняються при взаємодії з гідроксильними іонами, руйнується поверхню заліза, що дає можливість безперервного розчинення анода (реакції 1.5, 1.6) [108,109]. Пасивність і, надалі, інтенсивна реакція виділення кисню перекривають повільне розкладання заліза, включаючи формування феррата (VI), згідно з рівняннями 1.7 -1.9. Потенціал шарів залежить від умов електролізу і складу матеріалів

Fe + 2OH- → Fe (OH)2 + 2e-                              E = (1.08 V)-(1.02 V)             (1.1)

Fe(OH)2 + OH- → FeOOH + H2O + e-             E = (1.08 V)-(1.02 V)            (1.2)

3Fe + 8OH- → Fe3O4+ 4H2O + 8e-                                  E = (1.08 V)-(1.02 V)               (1.3)

Fe + 2OH- → FeO + H2O + 2e-                             E = (1.08 V)-(1.02 V)            (1.4)

FeOOH + OH- → FеО2- + H2O                        E = (0.95V)-(0.88V)              (1.5)

Fе3O4 + 4OH- → 3FeO2- + 2H2O + e-                 E = (0.95 V)-(0.88 V)           (1.6)

FeO2 + 2OH- → FеО32- + H2O + е-                    E = (0,37 V)-(0.55 V)           (1.7)

3FeO32- + H2O → 2FeO2- + FeO42 - + 2OH-           E- = (0,37 V)-(0.55 V)              (1.8)

2OH- → H2O + 1/2О2 + 2е                                     E- = (0,37 V)-(0,55 V)           (1.9)

В цілому, електрохімічний процес отримання феррата (VI) проводиться в електролізері з двома камерами, розділеними непроникною для аніонів мембраною, в яких зазвичай знаходяться витрачається залізний анод і сталевий катод в сильному лужному розчині, через який протікає електричний струм. Базові реакції наведені в формулах 1.10 - 1.12.

Реакція на аноді: Fe + 8OH- → FeO42- + 4H2O + 6e	                (1.10)

Реакція на катоді: 4H2O → 3H2 + 6OH- -6e	                          (1.11)

Сумарна реакція: Fe + 2OH- → FeO42- + 3H2 + H2O                      (1.12)

Вироблений на місці використання електрохімічним синтезом розчин феррата має більш стабільні властивості, легко закачується і додається в будь-який розчин або виробничу систему, його собівартість знижується приблизно в 4 рази. За закордонним оцінками, виробництво розчинів Феррата на місці споживання виявляється менш витратним у порівнянні з знезараженням ультрафіолетом і озоном.

Для очищення стоків на станціях по обробці технічних і стічних вод, особливо при наявності органічних субстанцій, а також у випадках, коли для завершення циклу споживання потрібно повернення води в поверхневі водні джерела, перспективним продуктом є феррат натрію Na2FeO4, одержуваний на місці використання електрохімічним розчиненням залізного анода в розчині лугу NaOH, напрацьовувати в мембранному електролізері в якості побічного продукту електролізу в процесі вироблення аноліта [110].

Методи отримання Феррата на місці їх подальшого використання забезпечують ряд переваг в порівнянні з відомими рідкофазними і термічними процесами. Спочатку, тому що вироблений феррат може бути використаний без подальшої суттєвої очищення або стабілізації, немає необхідності в зберіганні або транспортуванні. Крім того, усувається необхідність у високому ступені очищення феррата, знижуються витрати за рахунок збільшення виходу реакції, тому необхідно менше вихідних матеріалів, щоб зробити таку саму кількість феррата. Методи отримання феррата натрію на місці його споживання вимагають істотно меншу аппаратурно-технологічну базу, так як ці методи не вимагають додавання гідроксиду калію в феррат натрію.

Таким чином, ферати натрію генеруються в фазі розчину, і використовуються в фазі розчину, без проміжної кристалізації або перетворення в твердій фазі (тобто отримання кристалічного феррата). Якщо необхідне часткове очищення або поділ, то вони можуть бути досягнуті в фазі розчину і не вимагають перетворення феррата натрію в тверду фазу з фази розчину. Ще однією перевагою концепції отримання і застосування феррата на місці виробництва є можливість контролю кінцевим користувачем кількості виробленого феррата. Це може полегшити або зменшити потребу в управлінні запасами феррата, на додаток до усунення необхідності зберігати феррат.

Вищевказані переваги в результаті роблять весь процес дешевше і економічніше, ніж процеси з виділенням твердофазного феррата. Відносно низька вартість виробництва феррата на місці споживання дозволяє використовувати їх окислювальні переваги у великій кількості промислових виробництв, які до цього часу були відсутні через високу вартість цих сполук. Тепер ферати можуть бути доступними і економічно виправданими для муніципальних об'єктів водопостачання та очищення стічних вод.

Основним показником процесу електрохімічного виробництва феррата на місці їх вживання є вихід за струмом феррата, що виражається в %, що впливає на енергоефективність і продуктивність процесу синтезу феррата. На вихід по струму феррата впливають такі параметри, як склад, концентрація і температура лужного електроліту, форма і матеріал анода і катода, роздільник (діафрагма або мембрана), конструкція електролізного осередку, відстань між електродами, щільність струму на аноді, час електролізу [111].

NaOH в якості електроліту дозволяє отримати більш високу швидкість виробництва феррата (VI) і вихід за струмом, тому його зазвичай застосовують в дослідах з виробництва феррата (VI) в рідкій формі при низьких температурах [102]. Переважний інтервал концентрацій NaOH в аноліті знаходиться в інтервалі 10-15М, а максимальна ефективність по току генерації феррата (VI) має місце при концентрації 14-16М [112]. Більш високі температури (від 30 до 65℃) також позитивно впливають на формування феррата (VI) [113]. Інтервал щільності струму, що забезпечують високий вихід по току, лежить в інтервалі від 350 до 520 А/м2 [114].

Найбільший вихід за струмом був отриманий при використанні анодів зі сталі, що містить вуглецю порядку 0,1%, також високий вміст кремнію в сталі покращує вихід по струму в порівнянні з чистим залізом [115].

Геометрія анода, особливо спеціальна поверхня, можуть істотно збільшити швидкість виробництва феррата [116,117]. Використовуються тривимірні залізні аноди у вигляді залізної вовни [118] і палет пресованого залізного порошку [119] для збільшення поверхні реакції за рахунок пористості. Переважно відстані між пластинчастими катодом і мембраною становить не більше 1,3 см, між анодом і мембраною - не більше 2,5 см. Відстань між пластинами багатошарових анодів складають 3-6 мм, кількість пластин визначається необхідною продуктивністю осередку при одному і тому ж обсязі електроліту [115].

В умовах синтезу феррата поверхня залізовмісного анода покрита оксидним шаром, який зі збільшенням тривалості електролізу перекриває шляхи потоку електронів і зупиняє електролітичний процес, викликаючи пасивацію анода. Часткова деградація оксидної плівки підвищує продуктивність процесу синтезу феррата і може бути досягнута за рахунок додавання реагентів, що розпушують плівку (наприклад, 0,5-1% хлорвмісних реагентів по масі розчину), а також підвищенням концентрації і температури електроліту, вибором форми і матеріалу анода. Для періодичного очищення анода були запропоновані наступні методи: механічна поліровка електрода перед експериментом, хімічне травлення електрода. У найменшій мірі схильні до пасивації аноди з чавуну і сталі з високим вмістом кремнію.

З огляду на високу концентрацію лужного розчину, кількість доступних матеріалів для катода досить обмежена: Pt, Cu, Ti, Ni і нержавіюча сталь. Альтернативними менш дорогими матеріалами для катода, які заміняють традиційно використовується катод з платини, що забезпечує високий вихід феррата (VI), є Cu, Ti, Ni і нержавіюча сталь [112]. За наявними даними, матеріал катода практично не впливає на вихід феррата (VI) при одних і тих же умовах експерименту.

Роздільник між анодним і катодним простором є катіонообмінна мембрана, стійка в концентрованих розчинах лугів і працездатну при щільності струму до 1000 А/м2 і напрузі на електролізері до 6 В.

Аналіз саморозпаду феррата (VI) в сильних лужних розчинах показав, що феррат (VI) стабільніший в сильних лужних розчинах більшою початковою концентрації феррата при pH розчину від 9 до 14 [120].

## Висновки до розділу 1

- Виконано аналіз застосовуваних дезінфектантів для очищення питної води та стоків, методів електролізу і існуючих на ринку пристроїв для отримання феррата.

- Проведено патентний пошук методів і технічних засобів знезараження води хлорвмісними реагентами та стоків ферратами. Найбільш перспективним реагентом для очищення води на комунальних водопроводах є аноліт, одержуваний електролізом насиченого розчину кухонної солі у воді, а для очищення стоків на станціях по обробці технічних і стічних вод є феррат (VI).

- Визначено, що найбільш продуктивний і економічний метод для отримання феррата є мембранний електроліз з катіонообмінною мембранною, що забезпечує велику одиничну потужність установки і дозволяє регулювати енергоспоживання процесу електролізу в залежності від необхідної продуктивності. Обрано раціональний тип мембрани.

- Виявлено області раціонального застосування феррата. Застосування феррата для знезараження питної та технічної води дозволить знизити рівень хлорування підготовленої води або навіть відмовитися від первинного хлорування. Знезараження (доочищення) стічних вод ферратом дозволить

- Визначено, що феррат перспективний для очищення промислових стоків, переробки рідких токсичних відходів на полігонах, очисних спорудах для доочищення стічних вод господарсько-побутових призначення, для очищення природних і зливових вод.

- Виявлено, що феррат калію можливо використовувати у процесах інгібування корозії.

# РОЗДІЛ 2
ОБ'ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

## 2.1 Об’єкти дослідження

Об’єктом дослідження в даній роботі є

- модельний розчин (дистильована вода із замутнювачем – червона глина)

- модельний розчин органічного походження (дистильована вода із додаванням фенолу, метиленового синього, прямого чорного)

- модельний розчин з препаратом медичного напрямку (левоміцетин, ніфуроксазид)

- коагулянти K2FeO4, Al2(SO4)3, FeSO4∙7H2O, Fe2(SO4)3, Al(OH)3.

- розчини інгібіторів корозії: триполіфосфат натрію, гексаметафосфат натрію та досліджуваний розчин феррату калію

## 2.2 Матеріали, реактиви, обладнання

Реактиви:

- дистильована вода;

- досліджувана речовина K2FeO4,

- коагулянт Al2(SO4)3,

- коагулянт FeSO4∙7H2O,  Fe2(SO4)3

- інгібітор корозії триполіфосфат натрію

- інгібітор корозії гексаметафосфат натрію

- замутнювач червона глина

- фенол

- метиленовий синій

- прямий чорний

- аміачний буферний розчин

- левоміцетин

- ніфуроксазид

- калій дигідрофосфат

- натрій гідроксид

- сталь-20

Обладнання:

- електронні ваги лабораторні, клас точності по ГОСТ 2410;

- фотоколориметр типу КФК-2;

- спектрофотометр ULAB 102;

- рН-метр лабораторний И-150;

- мірні колби місткістю 50, 100, 500, 1000 см3;

- стакани В-1-100, В-1-250 ТХС по ГОСТ 25336Е;

- піпетки Мора ГОСТ 29169-91;

- піпетки 2-го класу точності по ГОСТ 20292-74;

- набір посуду різного об'єму;

- набір кювет (товщина колориметруючого шару до 100 мм);

- мірні циліндри місткістю 10; 25; 100, 250 см3;

- фільтрувальний папір 150мм (синя стрічка);

- фільтрувальний папір 100мм (синя стрічка);

- лійка скляна лабораторна, діаметр 70 мм

## 2.3 Дослідження ефективності коагулючих властивостей феррату калію в процесі водопідготовки

Для оцінки ефективності очищення води ферратом калію, було використано модельний розчин. У якості замутнювача було використано червону глину, яку додавали, у відповідній кількості, у дистильовану воду, що зумовлювало високі показники каламутності та кольоровості.

З даним модельним розчином було проведено низку досліджень за різних доз коагулянту; різних температурних умов; та при різних значеннях рН.

Об’єм проби становив 250 см3. Зміну параметрів визначали фотоколориметром. Фіксували початкове значення каламутності та кожні 20 хвилин вимірювали значення каламутності в кожній з проб протягом 2 годин. Після закінчення процесу коагуляції, вимірювали залишкову концентрацію заліза.

Дослідження ефективності зниження каламутності модельного розчину з використанням феррату калію за різних доз. У мірний циліндр об’ємом 250 см3 наливають модельний розчин. До кожної проби додають розчин феррату калію у різних дозах: 0; 1; 2; 5; 10; 20 мг/дм3. Кожні 20 хвилин з верхнього шару розчину відбирають пробу та за допомого фотоколориметру визначають каламутність розчину (табл. 2.1).

Ступінь ефективності очищення визначають за формулою:

(2.1)

де Споч – концентрація змулених речовин на початку досліду, мг/дм3

Скін – концентрація змулених речовин у кінці досліду, мг/дм3

Дослідження ефективності зниження каламутності модельного розчину з використанням феррату калію за різних температурних умов. У мірний циліндр об’ємом 250 см3 наливають модельний розчин різних температур: 16; 20; 30; 40; 50. До кожної проби додають розчин феррату калію у дозі 1 мг/дм3, яка з попереднього дослідження була визначена як оптимальна доза.  Кожні 20 хвилин з верхнього шару розчину відбирають пробу та за допомого фотоколориметру визначають каламутність розчину (табл. 2.2).

Таблиця 2.1 – Зниження каламутності у модельному розчині за різних концентрацій феррату калію протягом 2 годин (початкова мутність 135 мг/дм3; інтервал зняття проб 20 хв)

| С, мг/дм3 | час, хв |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 0 | 135 | 125 | 117 | 112 | 107 | 101 | 93 |
| 1 | 135 | 119 | 108 | 99 | 89 | 80 | 77 |
| 2 | 135 | 120 | 116 | 105 | 99 | 87 | 82 |
| 5 | 135 | 120 | 111 | 105 | 97 | 87 | 85 |
| 10 | 135 | 120 | 115 | 107 | 95 | 89 | 80 |
| 20 | 135 | 122 | 112 | 104 | 92 | 85 | 79 |

Таблиця 2.2 – Зниження каламутності у модельному розчині за різних температурних умов при концентрацій феррату калію 1 мг/дм3 протягом 2 годин (початкова мутність 100 мг/дм3; інтервал зняття проб 20 хв)

| T, ˚C | час, хв |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 16 | 100 | 68 | 62 | 56 | 50 | 50 | 46 |
| 20 | 100 | 72 | 66 | 62 | 58 | 56 | 50 |
| 30 | 100 | 80 | 72 | 65 | 58 | 54 | 54 |
| 40 | 100 | 76 | 62 | 62 | 62 | 58 | 52 |
| 50 | 100 | 74 | 68 | 62 | 58 | 54 | 54 |

Дослідження ефективності зниження каламутності модельного розчину з використанням феррату калію за різних рН. У мірний циліндр об’ємом 250 см3 наливають модельний розчин. Кожну з проб доводять до різних значень рН: 6, 7, 8, 9. До проб додають розчин феррату калію у дозі 1 мг/дм3.  Кожні 20 хвилин з верхнього шару розчину відбирають пробу та за допомого фотоколориметру визначають каламутність розчину (табл. 2.3).

Таблиця 2.3 – Зниження каламутності у модельному розчині за різних значеннях рН при концентрацій феррату калію 1 мг/дм3 протягом 2 годин (початкова мутність 100 мг/дм3; інтервал зняття проб 20 хв)

| рН | час, хв |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 6 | 100 | 85 | 73 | 65 | 57 | 52 | 50 |
| 7 | 100 | 83 | 70 | 63 | 54 | 50 | 49 |
| 8 | 100 | 87 | 73 | 67 | 60 | 54 | 51 |
| 9 | 100 | 90 | 77 | 69 | 60 | 57 | 53 |

## 2.4 Дослідження ефективності різних типів коагулянтів

Для оцінки ефективності очищення води різними типами коагулянтів було проведено аналогічну низку досліджень з використанням різних коагулянтів: феррат (VI) калію, сульфат алюмінію (ІІІ) та сульфат заліза (ІІІ).

Після закінчення процесу коагуляції, вимірювали залишкову концентрацію заліза та алюмінію відповідно.

Дослідження ефективності зниження каламутності модельного розчину з використанням феррату калію, сульфату алюмінію та сульфату заліза при дозі 1 мг/дм3. У мірний циліндр об’ємом 250 см3 наливають модельний розчин.

До кожної проби додають 1 мг/дм3 відповідного коагулянту: феррат калію, сульфат алюмінію та сульфат заліза.

Кожні 20 хвилин з верхнього шару розчину відбирають пробу та за допомого фотоколориметру визначають каламутність розчину (табл. 2.4).

Таблиця 2.4 – Зниження каламутності у модельному розчині за використання різних коагулянтів протягом 2 годин (початкова мутність 160 мг/дм3; інтервал зняття проб 20 хв)

| Коагулянт | час, хв |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Fe 6+ | 160 | 144 | 120 | 106 | 98 | 89 | 85 |
| Fe 2+ | 160 | 150 | 128 | 115 | 116 | 108 | 108 |
| Al 3+ | 160 | 153 | 132 | 124 | 124 | 117 | 112 |

Дослідження ефективності зниження каламутності модельного розчину з використанням феррату калію, сульфату алюмінію та сульфату заліза при 20℃. Модельний розчин доводять до температури 20℃ та розливають у мірні циліндри об’ємом 250 см3.

До кожної проби додають 1 мг/дм3 відповідного коагулянту: феррат калію, сульфат алюмінію та сульфат заліза.

Кожні 20 хвилин з верхнього шару розчину відбирають пробу та за допомого фотоколориметру визначають каламутність розчину (табл. 2.5).

Таблиця 2.5  – Зниження каламутності у модельному розчині за температури 20˚С протягом 2 годин (початкова мутність 100 мг/дм3; інтервал зняття проб 20 хв)

| Коагулянт | час, хв |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Fe 6+ | 100 | 68 | 59 | 53 | 50 | 46 | 43 |
| Fe 2+ | 100 | 77 | 65 | 59 | 54 | 50 | 48 |
| Al 3+ | 100 | 88 | 84 | 78 | 78 | 66 | 66 |

Дослідження ефективності зниження каламутності модельного розчину з використанням феррату калію, сульфату алюмінію та сульфату заліза при рН 7. Модельний розчин доводять до рН 7 та розливають у мірні циліндри об’ємом 250 см3. До кожної проби додають 1 мг/дм3 відповідного коагулянту: феррат калію, сульфат алюмінію та сульфат заліза. Кожні 20 хвилин з верхнього шару розчину відбирають пробу та за допомого фотоколориметру визначають каламутність розчину (табл. 2.6).

Таблиця 2.6 – Зниження каламутності у модельному розчині при рН 7 (початкова мутність 100 мг/дм3; інтервал зняття проб 20 хв)

| Коагулянт | час, хв |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Fe 6+ | 100 | 83 | 70 | 63 | 54 | 50 | 49 |
| Fe 2+ | 100 | 85 | 79 | 70 | 63 | 57 | 53 |
| Al 3+ | 100 | 87 | 75 | 67 | 60 | 57 | 52 |

## 2.5 Дослідження ефективності окислення фенолу, метиленового синього та прямого чорного

Для оцінки ефективності очищення води шляхом окислення органічних забруднювачів було проведено дослідження із застосуванням феррату калію в різних концентраціях. У якості модельних розчинів, готувались розчини з початковою концентрацію забрудювача на рівні 50 мг/дм3. Далі до розчину додавали досліджувану речовину і після години відстоювання вимірювали кінцеву концентрацію забруднювачів. Отримані дані відображено в табл.2.7.

Таблиця 2.7 – Зниження концентрації органічних забруднювачів у модельному розчині (тривалість відстоювання 1 година)

| Забруднювач | С (Fe6+), мг/дм3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| метиленовий синій | 50 | 46,6 | 41,2 | 30,8 | 27,7 | 25,4 |
| прямий чорний | 50 | 47,7 | 42,4 | 34,6 | 32,2 | 31,3 |
| фенол | 50 | 48,1 | 43,3 | 36,2 | 30,5 | 28,1 |

## 2.6 Дослідження ефективності окислення левоміцетину та ніфуроксазиду

Для оцінки ефективності очищення води шляхом окислення обраних забруднювачів було проведено дослідження із застосуванням феррату калію в різних концентраціях. У якості модельних розчинів, готувались розчини з початковою концентрацію лівомецетину та ніфуроксазиду 5 мг/дм3. Далі до розчину додавали досліджувану речовину і після години відстоювання вимірювали кінцеву концентрацію забруднювачів. Отримані дані відображено в табл.2.8.

Таблиця 2.8 – Зниження концентрації левоміцетину та ніфуроксазиду у модельному розчині (тривалість відстоювання 1 година)

| Забруднювач | С (Fe6+), мг/дм3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| левоміцетин | 5,0 | 4,47 | 4,05 | 3,84 | 3,66 |
| ніфуроксазид | 5,0 | 4,51 | 4,14 | 3,78 | 3,51 |

## 2.7 Дослідження інгібуючих властивостей феррату калію

Досліджувані зразки пластин сталь-20 піддавали шліфуванню наждачним папером до повного сточування слідів іржі та інших забруднень поверхні (проводили до отримання яскравої «сріблястої» поверхні по всій площі зразка).

Після видалення слідів органічних забруднень, сухі зразки зважували на аналітичних вагах. Далі пластинки вміщали в розчини з додаванням різної концентрації феррату калію. Додатково проводили серії дослідів з додаванням триполіфосфату натрію та гексаметафосфату натрію.

Для визначення кінетики корозії використовували масометричний метод: висушені пластинки зважували і отримані дані математично обробляли.

Масометричний показник корозії:

К=∆mS∙t, г/м2∙год                                           (2.2)

де S - площа пластинки, м2;

Δm - різниця маси пластинки до і після витримування в розчині, г;

t – час витримування в розчині, год.

Глибинний показник корозії:

П=Km∙8,76dMe, мм/рік

де Km – масометричний показник корозії, г/(м2⸱год)

dMe – густина металу, г/см3

8,76 – коефіцієнт, розрахований з кількості годин на рік (8760), поділеного на 1000.

Коефіцієнт гальмування (КГ):

Кг=W0Wi                                                  (2.3)

де W0 – масометричний показник корозії без застосування інгібітору, г/(м2⸱год)

Wi – масометричний показник корозії із застосуванням інгібітору, г/(м2⸱год)

Ступінь захисту від корозії:

Z=1-1Кг∙100, %                                 (2.3)

В якості середовища використовували  модельні розчини на основі дистильованої або водопровідної води з додаванням триполіфосфату натрію або гексаметафосфату натрію.

Обраний метод дослідження передбачав серію експериментів. На першому етапі було визначено залежність ступеню захисту від корозії при застосуванні феррату калію у дистильованій воді (табл.2.9) та у водопровідній воді (табл.2.10).

Таблиця 2.9 – Показники захисту взірців сталь-20 від корозії у розчині феррату калію на основі дистильованої води

| № проби | С(Fe6+), мг/дм3 | Псер, мм/рік | Кг | Z, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0,1033 |  |  |
| 2 | 1 | 0,0970 | 1,06 | 6,10 |
| 3 | 2 | 0,0910 | 1,14 | 11,91 |
| 4 | 5 | 0,0802 | 1,29 | 22,36 |
| 5 | 10 | 0,0770 | 1,34 | 25,46 |
| 6 | 15 | 0,0730 | 1,42 | 29,33 |
| 7 | 20 | 0,0669 | 1,54 | 35,24 |

Таблиця 2.10 – Показники захисту взірців сталь-20 від корозії у розчині феррату калію на основі водопроводної води

| № проби | С(Fe6+) мг/дм3 | Псер, мм/рік | Кг | Z, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0,1098 | 1,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 0,1030 | 1,07 | 6,19 |
| 3 | 2 | 0,0990 | 1,11 | 9,84 |
| 4 | 5 | 0,0866 | 1,27 | 21,16 |
| 5 | 10 | 0,0836 | 1,31 | 23,90 |
| 6 | 15 | 0,0772 | 1,42 | 29,66 |
| 7 | 20 | 0,0736 | 1,49 | 32,99 |

Наступна частина дослідження передбачала введення феррату калію у дистильовану воду з додаванням триполіфосфату натрію (табл.2.11) та ведення феррату калію у водопровідну воду з додаванням триполіфосфату натрію у концентрації 5 мг/дм3 (табл.2.12).

Таблиця 2.11 – Показники захисту взірців сталь-20 від корозії у розчині феррату калію на основі дистильованої води з додаванням триполіфосфату натрію

| № проби | С (Na5P3O10) мг/дм3 | С(Fe6+) мг/дм3 | Псер, мм/рік | Кг | Z, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 0 | 0,0650 | 1,59 | 37,08 |
| 2 | 5 | 1 | 0,0647 | 1,60 | 37,37 |
| 3 | 5 | 2 | 0,0630 | 1,64 | 39,01 |
| 4 | 5 | 5 | 0,0601 | 1,72 | 41,82 |
| 5 | 5 | 10 | 0,0580 | 1,78 | 43,85 |
| 6 | 5 | 15 | 0,0561 | 1,84 | 45,69 |
| 7 | 5 | 20 | 0,0550 | 1,88 | 46,76 |

Таблиця 2.12 – Показники захисту взірців сталь-20 від корозії у розчині феррату калію на основі водопроводної води з додаванням триполіфосфату натрію

| № проби | С (Na5P3O10) мг/дм3 | С(Fe6+) мг/дм3 | Псер, мм/рік | Кг | Z, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 0 | 0,0827 | 1,33 | 24,73 |
| 2 | 5 | 1 | 0,0794 | 1,38 | 27,69 |
| 3 | 5 | 2 | 0,0770 | 1,43 | 29,91 |
| 4 | 5 | 5 | 0,0699 | 1,57 | 36,38 |
| 5 | 5 | 10 | 0,0664 | 1,65 | 39,56 |
| 6 | 5 | 15 | 0,0648 | 1,69 | 41,00 |
| 7 | 5 | 20 | 0,0600 | 1,83 | 45,36 |

Ще одна частина досліду полягала у веденні феррату калію у дистильовану воду з додаванням гексаметафосфату натрію (табл.2.13) та введенні феррату калію у водопровідну воду з додаванням гексаметафосфату натрію (табл.2.14).

Таблиця 2.13 – Показники захисту взірців сталь-20 від корозії у розчині феррату калію на основі дистильованої води з додаванням гексаметафосфату натрію

| № проби | С (Na6O18P6) мг/дм3 | С(Fe6+) мг/дм3 | Псер, мм/рік | Кг | Z, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 0 | 0,063 | 1,65 | 39,50 |
| 2 | 5 | 1 | 0,060 | 1,71 | 41,67 |
| 3 | 5 | 2 | 0,058 | 1,80 | 44,30 |
| 4 | 5 | 5 | 0,051 | 2,01 | 50,29 |
| 5 | 5 | 10 | 0,048 | 2,17 | 54,02 |
| 6 | 5 | 15 | 0,043 | 2,43 | 58,86 |
| 7 | 5 | 20 | 0,038 | 2,72 | 63,21 |

Таблиця 2.14 – Показники захисту взірців сталь-20 від корозії у розчині феррату калію на основі водопроводної води з додаванням гексаметафосфату натрію

| № проби | С (Na6O18P6) мг/дм3 | С(Fe6+) мг/дм3 | Псер, мм/рік | Кг | Z, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 0 | 0,067250 | 1,63 | 38,75 |
| 2 | 5 | 1 | 0,065460 | 1,68 | 40,38 |
| 3 | 5 | 2 | 0,062100 | 1,77 | 43,44 |
| 4 | 5 | 5 | 0,056420 | 1,95 | 48,62 |
| 5 | 5 | 10 | 0,052100 | 2,11 | 52,55 |
| 6 | 5 | 15 | 0,047560 | 2,31 | 56,68 |
| 7 | 5 | 20 | 0,042560 | 2,58 | 61,24 |

## 2.8 Методики визначення сполук в розчині

## 2.8.1 Визначення вмісту феррата (VI) лужних металів

У літературі освітлено велика кількість методик якісного і кількісного аналізу Феррата [121]. Багато методів (рентгенівська дифракція, інфрачервона спектроскопія Фур'є, Місбауерівська спектроскопія) є досить точними, але вимагають вартісного інструментального супроводу і незастосовні в виробничих умовах для контролю концетрації феррата при його проточному виробництві.

Для аналізу феррата в розчині придатні лише кілька способів, що мають ряд сусуспільних обмежень і недоліків. Так, пряме відстеження спектрофотометрического поглинання Феррата при 505-510 нм, який широко використовується для вимірювань в потоці [121], ускладнюється низьким значенням молярного коефіцієнта поглинання FeO42-.

В роботі [121] розглянуто експрес-метод визначення концентрації Феррата в лужному розчині за допомогою гідроксокомплексів хрому (III), заснований на титруванні в лужному середовищі розчину хромітом натрію, який придатний для аналізу на з'єднання Fe (VI).

Основні недоліки цієї методики полягають в застосуванні різних розчинів титрантів для різних концентрацій феррата (VI) в розчині. Для дуже концентрованих візуально практично чорних розчинів з концентрацією 1·10-1-1·10-2М Fe (VI) використовується титрант з C(Cr(OH)4-)=5·10-2М. Для темно-фіолетових розчинів з концентрацією Fe (VI) 1·10-2-1·10-3М застосовують титрант з С(Сг(ОН)4-)=5·10-3M, для пурпурних розчинів - С(Сг(ОН)4-)=5·10-4М.

Для контролю концентрації феррата в розчині практично чорного кольору запропонована в [121] методика титрування розчину феррату тетрагідроксохромітом з концентрацією 0,1-0,01 М [122]. Для цього використовують наважку кристалічного водного хлориду хрому СrС13∙6Н2О «х.ч.» з вмістом основної речовини в реактиві 98,6% масою 2,66⸱100/98,6=2,7 г. Для приготування 0,1 М розчину тетрагідроксохроміта розрахована наважка хлориду хрому 2,7 г необхідно розчинити в невеликій кількості бідистильованій воді (~ 10 мл) і кількісно перенести в мірну колбу об'ємом 100 мл. Потім титрант доводять до 100 мл тим самим розчином лугу, в якому був отриманий феррат, ретельно перемішується до отримання прозорого розчину. Отриманий розчин хроміту стійкий протягом 5-6 ч. Обсяг хроміта, який пішов на титрування, визначається за точкою еквівалентності (перехід забарвлення від насиченої пурпурової до ярко-жовтої) у відповідності з реакцією обміну з феррата:

NaCr(OH)4 + Na2FeO4 +3H2O = Fe(OH)3(H2O)3 + Na2CrO4 +NaOH

З електролізера відбирають пробу феррата V1=30 мл в мірну колбу на 250 мл (V2), доводиться до мітки розчином лугу, приготовленої для отримання феррата, ретельно перемішується. З мірної колби з розведення відбиралося 15 мл проби (V3) в конічну колбу і титрується 0,1 М розчином тетрагідроксохроміта. Титрування проводиться при ретельному перемішуванні. В кінці титрування наступна крапля додавалася через 15 - 20 секунд. Титрування ведеться до переходу забарвлення з темно-фіолетового в лимонне. Визначається обсяг титранту, який пішов на титрування (V4). Отримана концентрація феррата, М/л, визначається за формулою:

СNa2FeO4=V4∙0,1∙V2V1∙V3=V4∙0,1∙25030∙15

Титрування повторювалося на трьох пробах феррата, відібраних з одного осередку, значення V4 визначається усередненням отриманих результатів трьох обсягів використаного титранту.

Для аналізу концентрації феррата натрію (VI) описано фотометричний метод (група спектрофотометрических методів) [123]. Для вимірювання світопоглинання феррата натрію був використаний зелений канал, який працює на частоті 505 нм. Для дослідження практично чорних розчинів феррата з концентрацією до 7 г/дм3 ширина кювети 2 мм, що покриває діапазон концентрацій, які здатний виробляти ферратний електролізер мембранним електролізом. Калібрування проточного фотоколориметричного датчика проводилася на титрованих розчинах тетрагідроксохроміта з концентраціями 0,01-0,001М для визначення концентрації феррата в розчині методом потенціометричного титрування [122].

## 2.8.2 Визначення каламутності води фотоколориметричним методом

Каламутність розчину визначали фотоколорометричним методом. Для вимірів застосовують лабораторний фотоколориметр КФК-2. Визначення проводять у кюветі з робочою довжиною l = 5 см, при світлофільтрі з довжиною світлової хвилі 540 нм (зелений). У світловий потік поміщають кювету з контрольною рідиною дистильованою водою, поруч у кюветному відділенні встановлюють кювету з досліджуваною водою. Закривають кришку кюветного відділення й ручками “чувствительность”, “установка 100 грубо” і “установка 100 точно” встановлюють відлік 100 по шкалі колориметра.

Поворотом важеля переміщення кювет дистильовану воду заміняють кюветою із досліджуваною водою. Знімають відлік по шкалі колориметра, відповідний коефіцієнту пропускання води (Тд) у %.

Вміст завислих речовин (каламутність досліджуваної води Кд) визначають за градуювальним графіком [39].

## 2.8.3 Фотоколориметричне визначення заліза

Залишкову концентрацію іонів заліза визначали фотокалориметрично з сульфо-саліциловою кислотою за методикою, описаною у літературі [38].

До 10 см3 досліджуваного розчину, або меншого об'єму проби води, в якому концентрація заліза знаходиться в межах 0,01−1 мг/дм3 додають 5 см3 1−%−го розчину сульфосаліцилової кислоти, інтенсивно перемішують. Додають  5 см3 10 % розчину гідроксиду амонію та добре перемішують.

Вимірюють оптичну густину в прохідному світлі оптичним світофільтром, при довжині хвилі 440 нм, у кюветі довжиною 20 мм, через 10 хвилин після додавання до проби всіх реагентів. У якості розчину порівняння використовують розчин на основі дистильованої води з додаванням тих самих компонентів, що і при підготовці до аналізу досліджуваного розчину. Концентрацію аналізованої проби визначають за калібрувальним графіком.

Для побудови калібрувального графіка в кювету тієї ж товщини послідовно вносять розведені стандартні розчини, які містять залізо в різних концентраціях: 0,1; 0,2; … 1; …n мг/дм3  і вимірюють їх оптичну густину. Графік будують в координатах оптична густина – концентрація заліза (мг/дм3).

Для вибору кювет користуються законом Бугера−Ламберта−Бера, відповідно до якого оптична густина прямо пропорційна концентрації випробовуваної речовини у розчині і товщині шару рідини (робочої довжини кювет). Міняючи робочу довжину кювети, можна збільшувати або зменшувати оптичну густину досліджуваних розчинів, а, отже, і чутливість фотометричних визначень. Робоча довжина кювети вважається підібраною правильно у тому випадку, коли оптична густина розчинів, що використовуються для побудови калібрувального графіка, лежить в інтервалі 0,3 − 0,7.

## 2.8.4 Фотоколориметричне визначення алюмінію

Метод ґрунтується на здатності іону алюмінію утворювати з алюміноном комплекс помаранчево-червоного кольору. Реакція здійснюється в слабкокислому розчині при рН=4,5-4,65 в присутності сульфату аммонію в якості стабілізатору забарвлення, яке фотометрується при довжині хвилі 525-540 нм.

Реакційну суміш готують шляхом змішування в співвідношенні 1:2:22 об’ємні частини розчинів сульфату амонію, алюмінону та розбавленого ацетатного буферу.

Проведення аналізу: в колбу на 50 см3 переносять 25 см3 розчину, що аналізується. Додають 25 см3 реакційної суміші та перемішують. Через 30 хвилин вимірюють оптичну густину розчину. Довжина хвилі 540 нм в кюветі на 30 мм, відносно дистильованої води. За калібрувальним графіком знаходять залишковий вміст алюмінію в розчині [38].

## 2.8.5 Методика визначення концентрації фенолу

До 100 см3 розчину, що містить 0,1 … 1 мг фенолу, додають 1 см3 аміачного буферного розчину, 2 см3 розчину 4-аміноантипірину, перемішують, приливають 2 см3 гексаферату калію або персульфату амонію і знову перемішують. Через 15 хв вимірюють оптичну густину по відношенню до розчину холостого досліду при λ=510 нм, товщині кювети 1 см. За калібрувальним графіком визначають концентрацію фенолу [39].

## 2.8.6 Спектрофотометричне визначення левоміцетину

100 мл розчину левоміцетину фільтрують крізь фільтр «синя стрічка», відкидаючи перші 15 мл фільтрату.

4 мл фільтрату доводять до 100 мл водою. Вимірюють оптичну густину випробуаного розчину на спектрофотометрі за довжини хвилі 278 нм у кюветі з товщиною шару 10 мм, використовуючи як компенсаційний розчин воду [126].

Вміст левоміцетину визначають за калібрувальним графіком.

## 2.8.7 Спектрофотометричне визначення ніфуроксазиду [127]

Розчинник. Буферний розчин рН 12,5.

1,56 г калію дигідрофосфату розчиняють у 900 см3 води, додають 
80 см3 1М розчину натрію гідроксиду, встановлюють рН за допомогою 1М розчину натрію гідроксиду або фосфорної кислоти розведеної і доводять об’єм розчину водою до 1000 см3.

25 мл розчину ніфуроксазиду фільтрують крізь фільтр з діаметром пор не більше 0,45 мкм, відкидаючи перші 10 см3фільтрату. 1,0 см3 одержаного розчину доводять розчинником до 25,0 см3.

Вимірюють оптичну густину одержаного розчину на спектрофотометрі за довжини хвилі 315 нм у кюветі з товщиною шару 
10 мм, використовуючи як компенсаційний розчин розчинник.

Кількість ніфуроксазиду, що перейшла в розчин, розраховують за формулою:

X=A∙1000∙25∙100∙1000615∙200∙100=А∙203,25 ,  %                        (2.3)

де А – оптична густина випробуваного розчину;

615 – питомий показник поглинання ніфуроксазиду (1%, 1 см) за довжини хвилі 315 нм;

200 – вміст ніфуроксазиду, вказаний в розділі «склад на одну таблетку», у мг

РОЗДІЛ 3
ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

В час широкого впровадження ресурсозберігаючих технологій у процесах підготовки питної води є вкрай актуальною та необхідною реалізація пошуку нових реагентів, які б поєднували в собі не тільки їх високу якість та безпечність, але й комплексність одночасної дії як коагулянту, так і дезінфектанту. Зараз на водопровідних станціях нашої держави застосовуються для коагуляції найдоступніший реагент – сульфат алюмінію, та в зимовий період для покращення процесу відділення грубодисперсних часток додають в невеликих дозах більш вартісний гідроксосульфат алюмінію. Найпоширенішим методом знезараження води та доокислення важко органічно розкладних органічних сполук залишається хлорування, проте його застосування призводить до утворення навіть більш токсичних продуктів, ніж вихідні забруднювачі. Відсутність ефекту післядії значно обмежують використання озону як ефективного деструктуючого реагента на станціях водопідготовки та в системах водовідведення.

## 3.1 Зниження каламутності модельного розчину з використанням феррату калію за різних доз, температур, значень рН

Зниження каламутності модельного розчину з використанням феррату калію за різних доз. Зниження каламутності можна досягти шляхом фізичного відстоювання, проте для прискорення цього процесу використовують коагулянти.

У даній роботі у якості коагулянту запропоновано використовувати феррат (VI) калію. Першим етапом дослідження було визначення залежності каламутності від різної дози феррату калію. Результати зниження каламутності наведено на рисунку 3.1.

Рисунок 3.1 – Залежність зниження каламутності модельного розчину з ферратом калію за різних доз коагулянту

Як видно з приведеного рисунку, при відстоюванні води з ферратом калію різних концентрацій, найбільш оптимальна доза коагулянту становить 1 мг/дм3. Таким чином даний дослід підтверджує дієздатність феррату за малих концентрацій. При підвищених концентраціях коагулянту, спостерігається зниження ефективності очищення, що може бути пов’язано з додатковим забрудненням іонами заліза в наслідок окислення заліза (6+) до заліза (3+).

Наступним етапом даної роботи було дослідження зниження каламутності модельного розчину з використанням феррату калію за різних температурних умов. Результати зниження каламутності наведено на рисунку 3.2.

Рисунок 3.2 – Залежність зниження каламутності модельного розчину з ферратом калію за різних температурних умов

З даного рисунку, можна зробити висновок, що оптимальною температурою для зниження каламутності є 20˚С. Зниження ефективності очищення при підвищенні температури може бути пов’язано з передчасним окисленням феррату у зв’язку з термічним впливом.

Зниження каламутності модельного розчину з використанням феррату калію за різних рН. В ході даної роботи було також проведено дослідження щодо впливу рН на ефективність роботи феррату калію. Результати зниження каламутності наведено на рисунку 3.3.

Рисунок 3.3 – Залежність зниження каламутності модельного розчину з ферратом калію за різних pH

Дане дослідження показує, що значення рН значного впливу на процес очищення не вносить. Найбільш ефективний результат отримано при рН 7, тобто у нейтральному середовищу. Застосування феррату у більш лужному чи кислому середовищі дає наближені до нейтрального середовища результати, що дозволяє застосовувати даний коагулянт у різному кислотно-лужному діапазоні.

## 3.4 Зниження каламутності модельного розчину з використанням феррату калію, сульфату алюмінію та сульфату заліза

З метою порівняння ефективності роботи феррату калію з іншими коагулянтами, проведено досліди з їх застосуванням у однаковій дозі 1 мг/дм3, яка з попередніх досліджень була визначена оптимальною. Результати зниження каламутності наведено на рисунку 3.4.

Рисунок 3.4 – Залежність зниження каламутності у модельному розчині за використання феррату калію, сульфату алюмінію та сульфату заліза при дозі 1 мг/дм3

З графіку видно, що феррат калію після 2 годин коагуляції показує найбільшу ефективність, у порівнянні з сульфатом заліза та сульфатом алюмінію. Сульфат заліза на початку процесу проявляє найбільшу активність, проте з часом виходить на певне плато. Сульфат алюмінію, в даному випадку, демонструє найнижчу ефективність, хоча коагуляційну здатність проявляє протягом всього процесу. Феррат калію забезпечує рівномірне очищення протягом всього процесу коагуляції.

Зниження каламутності модельного розчину з використанням феррату калію, сульфату алюмінію та сульфату заліза при температурі 20℃. Дане дослідження було проведено з метою визначання ефективності роботи коагулянтів за однакової робочої температури. Результати зниження каламутності наведено на рисунку 3.5.

Рисунок 3.5 – Залежність зниження каламутності у модельному розчині за використання феррату калію, сульфату алюмінію та сульфату заліза при температурі 20˚С

Даний графік показує, що найменш ефективним коагулянтом, за даної температури, є сульфат алюмінію. Феррат калію та сульфат заліза мають практично однакові показники за даних умов.

Зниження каламутності модельного розчину з використанням феррату калію, сульфату алюмінію та сульфату заліза при значенні рН 7. Дана частина роботи виконана для дослідження ефективності роботи коагулянтів при значенні рН 7. Результати зниження каламутності наведено на рисунку 3.6.

Рисунок 3.6 – Залежність зниження каламутності у модельному розчині за використання феррату калію, сульфату алюмінію та сульфату заліза при значенні рН 7

Даний графік показує, що за даного значення рН, використані коагулянти є однаково ефективними. Дослід було проведено у нейтральному середовищі, що дозволило досягти очищення модельного розчину на 50%.

## 3.5 Зниження вмісту фенолу, метиленового синього та прямого чорного у модельних розчинах

Зниження вмісту органічних забруднювачів досягалось за рахунок додаванння феррату калію у концентраціях 1-20 мг/дм3 та подальшого відстоювання протягом однієї години. Отримані результати відтворено на рисунку 3.7.

З даного рисунку можна зробити висновок, що ефективність очищення від органічних забруднювачів може сягати 50%. В усіх трьох випадках спостерігається мінімальна ефективність окислення за концентрації 1 мг/дм3.

Рисунок 3.7 – Залежність зниження вмісту органічних забруднювачів при концентраціях феррату калію 1-20 мг/дм3

У досліді з метиленовим синім присутнє різке підвищення ефективності при збільшенні концентрації феррату калію до 10 мг/дм3 і подальше рівномірне зростання ефективності при збільшенні концентрації реагенту. Ефективність окислення прямого чорного рівномірно зростає до концентрації 10 мг/дм3, далі показник очищення майже не змінюється. У випадку с фенолом, то із збільшенням концентрації феррату калію, спостерігається рівномірне зростання ефективності окислення.

## 3.6 Зниження вмісту левоміцетину та ніфуроксазиду у модельних розчинах

Під час проведення даного дослідження, у модельний розчин левоміцетину та ніфуроксазиду (концентрація 5 мг/дм3), додавали феррат калію у концентраціях 1-10 мг/дм3. Отриманий результат відоражено на рис. 3.8.

Рисунок 3.8 – Залежність зниження вмісту левоміцетину та ніфуроксазиду при концентраціях феррату калію 1-10 мг/дм3

З даного рисунку видно, що ефективність окислення забруднючих речовин сягає до 30%. Зростання ефективності очищення починається з концентрації феррату калію у 2 мг/дм3 і далі рівномірно  підвищується.

## 3.7 Кінетика корозії із застосуванням феррату калію

На основі методики [124] додатково було розраховано рівняння регресії для залежності показника глибинної корозії від доз феррату калію та триполіфосфату натрію або гексаметафосфату натрію. В основу розрахунку було покладено повний факторний план (ПФП) типу 22.

Першочергово було оброблено план-матриця ПФП 22 та результати експерименту на основі дистильованої води (табл.3.1) та водопровідної оди (табл.3.2) із додаванням триполіфосфату натрію.

Таблиця 3.1 – План-матриця ПФП 22 і результати дослідження показника глибинної корозії в середовищі дистильваної води та з додаванням Na5P3O10

| № п/п | Кодовані значення факторів |  | Натуральні значення факторів |  | Значення параметра оцінки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Показник глибинної корозії, мм/рік |
|  | Х1 | Х2 | С (Fe6+), мг/дм3 | С (Na5P3O10), мг/дм3 | Y |
| 1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0,1033 |
| 2 | –1 | –1 | 20 | 5 | 0,0550 |
| 3 | –1 | +1 | 20 | 0 | 0,0669 |
| 4 | +1 | –1 | 0 | 5 | 0,0650 |

Таблиця 3.2 – План-матриця ПФП 22 і результати дослідження показника глибинної корозії в середовищі водопровідної води та з додаванням Na5P3O10

| № п/п | Кодовані значення факторів |  | Натуральні значення факторів |  | Значення параметра оцінки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Показник глибинної корозії, мм/рік |
|  | Х1 | Х2 | С (Fe6+), мг/дм3 | С (Na5P3O10), мг/дм3 | Y |
| 1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0,1098 |
| 2 | –1 | –1 | 20 | 5 | 0,0600 |
| 3 | –1 | +1 | 20 | 0 | 0,0736 |
| 4 | +1 | –1 | 0 | 5 | 0,0827 |

В результаті відповідних розрахунків таблиці 3.1, після перевірки відновлювальності результатів дослідів, оцінки значущості отриманих коефіцієнтів та перевірки рівняння регресії на адекватність залежність прийняла наступний вигляд:

Y = 0,0726 – 0,0116·Х1 –0,0126·Х2 +0,264·Х1·Х2.

В результаті відповідних розрахунків таблиці 3.2, після перевірки відновлювальності результатів дослідів, оцінки значущості отриманих коефіцієнтів та перевірки рівняння регресії на адекватність залежність прийняла наступний вигляд:

Y = 0,0815 – 0,0147·Х1 –0,0102·Х2 +0,0135·Х1·Х2.

Кодовані значення Х1 та Х2 визначаються концентраціями інгібіторів корозії:

Х1=СFe6+-1010

Х1=СNa5P3O10-2,52,5

Отримана залежність представлена на рис. 3.9 для дистильованої води та рис. 3.10 для водопровідної води у вигляді площини, на якій лежать рішення приведених рівнянь.

Рисунок 3.9 – Графічне відображення результатів ПФП типу 22 при використанні феррату калію та триполіфосфату натрію у дистильованій воді

Рисунок 3.10 – Графічне відображення результатів ПФП типу 22 при використанні феррату калію та триполіфосфату натрію у водопровідній воді

Отримані дані свідчать, що феррат калію здатен забезпечити ступінь захисту від корозії до 35%. Як видно з рисунку, додавання триполіфосфату натрію підсилює захисні властивості феррату калію. В такому випадку, ступінь захисту підвищується майже до 50%.

У випадку з використанням водопровідної води, показник глибинної корозії дещо менша (ступінь захисту близько 30%), додавання інгібітору триполіфосфату натрію також підсилює захисний ефект.

При малих концентраціях інгубуючий ефект майже відсутній, проте в обох випадках помітно стрімке підвищення захисту металу від корозії при концентраціях феррату від 5 мг/дм3.

Наступним етапом було оброблено план–матриця ПФП 22 та результати експерименту на основі дистильованої води (табл.3.3) та водопровідної води (табл.3.4) із додаванням гексаметафосфату натрію.

Таблиця 3.3 – План-матриця ПФП 22 і результати дослідження показника глибинної корозії в середовищі дистильваної води та з додаванням Na6O18P6

| № п/п | Кодовані значення факторів |  | Натуральні значення факторів |  | Значення параметра оцінки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Показник глибинної корозії, мм/рік |
|  | Х1 | Х2 | С (Fe6+), мг/дм3 | С (Na6O18P6) мг/дм3 | Y |
| 1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0,1033 |
| 2 | –1 | –1 | 20 | 5 | 0,0380 |
| 3 | –1 | +1 | 20 | 0 | 0,0669 |
| 4 | +1 | –1 | 0 | 5 | 0,0630 |

В результаті відповідних розрахунків після перевірки відновлювальності результатів дослідів, оцінки значущості отриманих коефіцієнтів та перевірки рівняння регресії на адекватність залежність прийняла наступний вигляд:

Y = 0,0678 – 0,0154·Х1 –0,0173·Х2 +0,0114·Х1·Х2.

Таблиця 3.4 – План-матриця ПФП 22 і результати дослідження показника глибинної корозії в середовищі водопровідної води та з додаванням Na6O18P6

| № п/п | Кодовані значення факторів |  | Натуральні значення факторів |  | Значення параметра оцінки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Показник глибинної корозії, мм/рік |
|  | Х1 | Х2 | С (Fe6+), мг/дм3 | С (Na6O18P6), мг/дм3 | Y |
| 1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0,1098 |
| 2 | –1 | –1 | 20 | 5 | 0,0426 |
| 3 | –1 | +1 | 20 | 0 | 0,0736 |
| 4 | +1 | –1 | 0 | 5 | 0,0673 |

В результаті відповідних розрахунків після перевірки відновлювальності результатів дослідів, оцінки значущості отриманих коефіцієнтів та перевірки рівняння регресії на адекватність залежність прийняла наступний вигляд:

Y = 0,0733 – 0,0152·Х1 –0,0184·Х2 +0,0116·Х1·Х2.

Кодовані значення Х1 та Х2 визначаються концентраціями інгібіторів корозії:

Х1=СFe6+-1010

Х1=СNa6О18Р6-2,52,5

Отримана залежність представлена на рис. 3.11 для дистильованої води та рис. 3.12 для водопровідної води у вигляді площини, на якій лежать рішення приведених рівнянь.

Рисунок 3.11 – Графічне відображення результатів ПФП типу 22 при використанні феррату калію та гексаметафосфату натрію у дистильованій воді

Рисунок 3.12 – Графічне відображення результатів ПФП типу 22 при використанні феррату калію та гексаметафосфату натрію у водопровідній воді

Значення глибинного показника корозії вказують на більш ефективне поєднання феррату калію з гексаметафосфатом натрію, ніж з попереднім інгібітором. У випадку з дистильованою водою, ступінь захисту сягає 65%; з використанням водопровідної води цей показник становить близько 60%, що також найбільш ефективно у порівнянні з попередніми показниками. Стрімке зростання ступеню захисту при збільшенні концентрації феррату у концентраціях 5-20 мг/дм3 також зберігається, як і в попередніх умовах досліду.

## Висновки до розділу 3

1. Досліджено, що зниження каламутності за рахунок використання феррату калію є досить ефективним процесом, у порівнянні з сульфатом заліза та сульфатом алюмінію. Найбільш оптимальна доза коагулянту якого становить 1 мг/дм3.

2. Встановлено, що на процес коагуляції впливають температурні умови. Оптимальною температурою для зниження каламутності є 20˚С. Зниження ефективності очищення при підвищенні температури може бути пов’язано з передчасним окисленням феррату у зв’язку з термічним впливом.

3. Визначено, що зміна параметру рН значного впливу на процес очищення не вносить. Найбільш ефективний результат отримано при рН 7, тобто у нейтральному середовищу.

4. Досліджено, що ефективність очищення від органічних забруднювачів може сягати 50%, проте за концентрації феррату калію 1 мг/дм3, ефективність окислення не перевищує 10%.

5. Встановлено, що феррат калію дозволяє окислювати препарати противомікробної дії та антибіотики з ефективністю до 30%.

6. Встановлено, що феррат калію можна застосовувати у процесах інгібування корозії. Для підсилення захисного ефекту, доцільно його використовувати у комплексі з іншими інгібіторами.

# РОЗДІЛ 4
РОЗРОБКА STARTUP ПРОЕКТУ

Метою розробки даного розділу є проведення аналізу startup проекту і оцінка можливостей його впровадження на широкому ринку та визначення напрямків його реалізації. Для цього було проведено наступні етапи маркетингового аналізу:

- аналіз зовнішнього маркетингового середовища;;

- аналіз факторів макромаркетингового середовища

- аналіз факторів мікромаркетингового середовища;

- формулювання управлінської проблеми;

- аналіз пропозиції та конкурентної здатності проекту;

- розроблення ринкової стратегії проекту [125];

## 4.2 Опис ідеї проекту

Зміст ідеї: використання феррату калію у процесах кондиціонування води.

Напрямки застосування: використання у процесах водопідготовки та водоочищення; застосування у процесах інгібування металів.

Галузі застосування: підприємства водоочищення та водопідготовки; підприємства чорної та кольорової металургії; енергетичні підприємства; харчова промисловість; хімічні підприємства; фармацевтичні виробництва; машинобудівні заводи тощо.

Переваги над аналогами: можливість синтезувати феррату калію з відходів важких виробництв; робота у низьких концентраціях; можливість зменшити використання шкідливих реагентів (озонування, хлорування – вибухонебезпечність), комплексність  дії реагенту.

  - Аналіз зовнішнього маркетингового середовища

## 4.2.1 Аналіз факторів макромаркетингового середовища

Даний підрозділ присвячено аналізу факторів, які формують макромаркетингове середовище, а саме:

- політико-правове середовище (табл.4.1);

- економічне середовище (табл.4.2);

- науково-технічне середовище (табл.4.3);

- демографічне середовище (табл.4.4);

- соціо-культурне середовище (табл.4.5);

- природне середовище (табл.4.6);

Таблиця 4.1 – Підсумковий вплив факторів політико-правового середовища

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Інтеграція в ЄС та інші країни-лідери | Вихід на міжнародну арену | Підвищеа конкурентність з боку постачальників з світовим імям | Пропунавання технологій, що будуть ефективніші та економічно-вигідніші. |
| Прийняття нових актів в галузі ОНПС | Знищення недобросовісної конкуренції та захист малого бізнесу | Нестабільність у політичній сфері. Можливість банкрутства | Ведення чесної гри |

Таблиця 4.2 – Підсумковий вплив факторів економічного середовища

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Скорочення доходів споживача | Розширеня мережі | Зниження попиту | Пошук нових каналів збуту |
| Коливання валюти |  | Нестабільність прибутку | Акції на період крих. Використання вітчизняних ресурсів |

Таблиця 4.3 - Підсумковий вплив факторів науково-технічного середовища

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Науково-технічних прогрес | Розвиток власних технологій | Наявність альтернативних технологій | Оновлення потужностей виробництва, реалізація новітніх технологій. |
| Зниження рівня освіти |  | Проблеми з розвитком виробничих технологій | Організація заходів з підвищення кваліфікації |

Таблиця 4.4 – Підсумковий вплив факторів демографічного середовища

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Збільшення населення | Розвиток виробництва, збільшення доходу | Недостатність ресурсів | Розвиток виробництва, збільшення потужностей |
| Зниження рівня освіти |  | Проблеми з розвитком виробничих технологій | Заходи з підвищення кваліфікації працівників |

Таблиця 4.5 – Підсумковий вплив факторів соціо-культурного середовища

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Корупція |  | Блокування можливосте розвитку | Ведення чесної гри |
| Консерватизм |  | Не прийняття нових технологій | Активна реклама |

Таблиця 4.6 – Підсумковий вплив факторів природного середовища

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Забруднення НПС | Впровадження зелених технологій |  | Розвиток екологічних ресурсів |
| Зниження запасу якісної сировини |  | Збільшення витрат на опрацювання не якісної сировини | Пошук альтернативних ресурсів |

## 4.2.2 Аналіз факторів мікромаркетингового середовища

У даному підрозділі освітлено аналіз факторів, які складають мікромаркетингове середовище:

- вплив споживачів (табл.4.7);

- вплив постачальників (табл.4.8);

- вплив контактних аудиторій (табл.4.9);

Таблиця 4.7 – Підсумковий вплив споживачів

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Обсяги виробництва підприємством клієнта | Більша продуктивність очисних споруд |  | - більші обсяги сервісного обслуговування - більші поставки реагентів - декілька ліній очисних споруд |
| Склад стічних вод на підприємстві клієнта |  | Багатокомпо-нентні стічні води | - адаптація технології для вилучення різних компонентів стічних вод; - перебудова вже існуючих очисних споруд |
| Наявність на підприємстві клієнта інших схем, що потребують рішення |  | Нові технології для очистки стічних вод | Напрям для масштабування, розвитку додаткових стартапів та розробки бренду |

Таблиця 4.8 – Підсумковий вплив постачальників

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Якість обладнання |  | Обладнання, що не забезпечує необхідний ступень очистки | - використання обладнання інших фірм; - використання додаткових реагентів (флокулянтів); - розробка і виробництво власного обладнання. |
| Ціна обладнання |  | Висока ціна обладнання закорднних постачальників | - перехід на обладнання вітчизняних виробників з аналогічними характеристиками; - розробка і виробництво власного обладнання |
| Швидкість доставки |  | Великий час доставки закордонними фірмами | - перехід на обладнання вітчизняних виробників з аналогічними характеристиками; - перехід на реактиви вітчизняних виробників; - створення запасів реактивів та бладнання; - розробка і виробництво власного обладнання – напрям для масштабування |

Таблиця 4.9 – Підсумковий вплив контактних аудиторій

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Відображення роботи в СМІ | Поширення інформації, створення гарного іміджу компанії |  | Співпраця за газетами, журналами, телевізійними каналами задля висвітлення інформації про компанію |
| Наукові установи | Співпраця з науковцями |  | - фінансування наукових розробок задля можливості їх подальшого використання; - публікація в наукових журналах; - створення спільно з науковими установами науково-дослідного центру |
| Постійні клієнти | Покращення іміджу |  | - публікація на сайті списку постійних клієнтів; - публікація на сайті відгуків від клієнтів. |
| Співтовариства/спільноти | Поширення інформації |  | - поширення інформації між учасниками спільноти; - можливості для пошуку нових клієнтів. |

  - Формулювання управлінської проблеми

Для формулювання управлінської проблеми, було проведено SWOT-аналіз (табл.4.10) - метод стратегічного планування, за допомогою якого визначають  сильні та слабкі сторони, можливості та загрози, пов'язаних із бізнес-конкуренцією чи плануванням проектів. Він проводиться з метою конкретизації цілей бізнесу чи проекту та визначення внутрішніх та зовнішніх факторів, сприятливих та несприятливих для досягнення визначених цілей.

Сильні та слабкі сторони часто пов'язані з внутрішньою мірою, тоді як можливості та загрози зазвичай зосереджені на зовнішньому середовищі.

Назва є абревіатурою для чотирьох параметрів, якими вивчається техніка:

- strengths (cильні сторони): характеристики проекту, які дають йому перевагу у порівнянні з іншими;

- weaknesses (cлабкі сторони): характеристики, які ставлять проект у програшне  положення;

- opportunities (можливості): елементи в середовищі, які проект може використати на свою користь;

- threats (загрози): елементи навколишнього середовища, які можуть нанести шкоду проекту.

Таблиця 4.10 – Аналіз параметрів SWOT

| Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- |
| - якісний продукт за доступною ціною - вітчизняний ринок без конкурентів - міжнародна співпраця - унікальність пропозиції | - залежність від споживачів - недостатній досвід - проблема кваліфікованих кадрів |
| Можливості | Загрози |
| - збільшення попиту і, відповідно, пропозиції - науковий розвиток в галузі водопідготовки - розвиток «зеленого» мислення серед начелення | - велика конкуренція на міжнародному ринку - поява нових технологій - занепад української освіти та недосконалість молодих кадрів - консерватизм до нових технологій |

Управлінською проблемою даного проекту є запуск ферратних технологій у галузі водопідготовки

Для цього проведено аналіз слабких та сильних сторін альтернативних шляхів вирішення управлінської проблеми або реалізації управлінської можливості (табл.4.11):

- Пошук інвесторів

- Активна PR-компанія

- Орієнтованість на споживачів

Таблиця 4.11 – Слабкі та сильні сторони альтернативних шляхів

| Альтернативи | Слабкі сторони | Сильні сторони |
| --- | --- | --- |
| 1. Пошук інвесторів | Фінансові умови співпраці | Вихід на ринок не за власний кошт |
| 2. PR-компанія | Фінансові затрати | Якісна й постійна реклама – збільшення ареалу відомості |
| 3. Орієнтованість на задоволення потреб споживача | Скільки споживачів – стільки й бажань. Можливі загрози відсутності мультифункціональності | Співпраця з постійними споживачами, пошук нових мереж збуту |

Оптимальний шлях вирішення: вихід на ринок з врахуванням сучасних тенденцій та розвитком технологій; розробка нового і якісного товару з демократичною ціною.

## 4.4 Аналіз пропозиції та конкурентної здатності проекту

У даному підрозділі проводиться можливість проекту стаи конкурентноздатним на широкому ринку. Для цього було проведено ступеневий аналіз конкуренції на ринку (табл.4.12) та більш розширений умов аналіз конкуренції в галузі за М.Портером (табл.4.13).

Таблиця 4.12 – Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкурентоспроможною) |
| --- | --- | --- |
| 1. Вказати тип конкуренції ‐ монополістична | Присутні підприємства, які конкурують між собою за право участі їх реагентів у процесах водоочищення. | Вихід на ринок, як революційного реагенту в галузі водопідготовки, акцентуючи увагу на багатофункціональності продукту та економічних перевагах. |
| 2. За рівнем конкурентної боротьби ‐ національний, міжнародний. | Компанії, що пропонують водоочисні технології розвиваються як в межах України так і за її кордонами. | Вихід на ринок, як революційного реагенту в галузі водопідготовки, акцентуючи увагу на багатофункціональності продукту та економічних перевагах. |
| 3. За галузевою ознакою ‐ внутрішньогалузева | Технології у водоочищенні наявні у значної кількості компаній. | Вихід на ринок, як революційного реагенту в галузі водопідготовки, акцентуючи увагу на багатофункціональності продукту та економічних перевагах. |
| 4. Конкуренція за видами товарів ‐ товарно‐видова / товарно-родова | Конкуренція між товарами одного виду, тобто між марками окисників-коагулянтів. Або ж конкуренція між методами очищення | За рахунок своєї багатофункціональності, феррат калію може конкурувати і серед марок, і серед методів. Знову ж таки, необхідно виходити на ринок у новітній подачі |
| 5. За характером конкурентних переваг ‐ цінова | Цінова політика відповідно до якості | Зниження ціни за рахунок підвищення ресурсоефективності виробництва |
| 6. За інтенсивністю ‐ марочна | Частина компаній впізнається під певним маркуванням | Створення впізнаваного бренду |

Таблиця 4.13 – Аналіз конкуренції в галузі за М.Портером

| Складові аналізу | Прямі конкуренти в галузі | Потенційні конкуренти | Постачальни‐ ки | Клієнти | Товари‐ замінники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Химреактив, Merck millipore, Nanoiron | Небажання змінювати налогоджені постачання з боку покупців. Недовіра до новоявленого продукту. | Авторитет | Зацікаленість до новго багатообіцяючого продуктку | Інший підхід (методи) у галузі водоочищення |
| Висновки: | Конкуренція є на міжнародному ринку, проте вітчизняний ринок досить вільний для підкорення | Не зважаючи на наявну кількість непрямих конкурентів, вихід на ринок можливий, оскільки ринок ферратних технологій вільний | Умови гри диктуються значною конкуренцією на ринку водоочищення | Попит народжує пропозицію; через широкий вибір товару, клієнти можуть грати свою гру | Необхідне акцентування уваги на новітності методу та його екологічності |

З вищезазначеного, головний висновок: потрібно бути інноваційно-революційним – без цього стартап не має сенсу. Посередня компанія не створить значної конкуренції і не вийде на широкий ринок. Виходячи з аналізу, видно у якому напрямку варто рухатись і над чим працювати.

На основі аналізу конкуренції, проведеного в п.4.4, а також із урахуванням характеристик ідеї проекту, вимог споживачів до товару та факторів маркетингового середовища визначається та обґрунтовується перелік факторів конкурентоспроможності (табл.4.14).

Таблиця 4.14 – Обгрунтування факторів конкурентноспроможності

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| 1 | Екологічність технологій | Використання ресурсозберігаючих та чистих технологій |
| 2 | Цінова політика | Конкуренті ціни за рахунок підвищення ресурсоефективності виробництва |
| 3 | Новітність | Використання інноваційних технологій у водоочищенні |

За визначеними факторами конкурентоспроможності проводиться аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту (табл.4.15): Химреактив – Х; Merck millipore – М; Nanoiron – N

Таблиця 4.15 – Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін проекту

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Бали 1‐20 | Рейтинг товарів‐конкурентів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –3 | –2 | –1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| 1 | Екологічність технологій | 2 |  | X |  |  |  | N,M |  |
| 2 | Цінова політика | 3 |  | M | N | X |  |  |  |
| 3 | Новітність | 3 | X |  |  | N,M |  |  |  |

4.5 Розроблення ринкової стратегії проекту

Для визначення ринкової стратегії насамперед необідне визначення стратегії охоплення ринку, тобто опис цільових груп потенційних споживачів (табл. 4.16).

Таблиця 4.16 – Вибір цільових груп потенційних споживачів

| № п/п | Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Готовність споживачів сприйняти продукт | Орієнтовний попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Державні промислові підприємства | Через застарілу систему та бюрократію в державних установах, готовність до змін досить низька | Середній попит | Висока. Державні підприємства роками працюють з одними й тими ж постачальниками, без прагнення до змін | складний |
| 2. | Промислові підприємства з зарубіжним капіталом | Якщо мова про іноваційність та екологічність, то можна очікувати високу зацікавленість в продукті | Високий попит | Висока, з боки зарубіжних фірм з світовим ім’ям та відповідним авторитетом | складний |
| 3. | Промислові підприємства з українським капіталом | Зважаючи на економічність, екологічність та інноваційність - висока | Високий попит | Помірна. Хоча ринок і досить заповнений не прямими конкурентами, є можливість для розвитку | доступний |
| Які цільові групи обрано: промислові підприємства з українським капіталом |  |  |  |  |  |

Виходячи з результатів аналізу потенційних груп споживачів (сегментів) було визначено одну цільову групу (табл.4.17), для якої буде конкретизовано товар, та визначено стратегію охоплення ринку (табл.4.18) – стратегію концентрованого маркетингу.

Таблиця 4.17 – Визначення базової стратегії розвитку

| Обрана альтернатива розвитку проекту | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкурентоспроможні позиції відповідно до обраної альтернативи | Базова стратегія розвитку |
| --- | --- | --- | --- |
| Збереження та розвиток науково-технічного потенціалу, крокування разом з розвитком світової тенденції для охоплення широкого спектру користувачів | Вибірковий розподіл | Висока якість та співвідносна ціна. Зниження собівартості продукту шляхом розвитку методів отримання продукту. Розвиток ресурсоефективності проекту. | Стратегія розвитку (або зростання), що виражає прагнення підприємства до зростання обсягів продажу, прибутку, підвищення рентабельності й інших показників ефективності виробництва |

Таблиця 4.18 – Визначення базової стратегії конкурентної поведінки

| Чи є проект «першопрохідцем» на ринку? | Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів? | Чи буде компанія копіювати основні характеристики товару конкурента, і які? | Стратегія конкурентної поведінки |
| --- | --- | --- | --- |
| Це не першопрохід, це інновація в галузі водоочищення та водопідготовки | Орієнтування як на нових споживачів, так і на тих, что користується іншими технологіями | Ні, оскільки цей проект не покращення чогось старого, а новизна | Флангова війна |

На основі вимог споживачів у визначених сегментах до стартап-компанії та до послуги і залежно від заданої базової стратегії розвитку та стратегії конкурентної поведінки розроблено стратегію позиціонування (табл. 4.19), яка полягає у формуванні ринкової позиції (комплексу асоціацій), за яким споживачі здатні ідентифікувати проект.

Таблиця 4.19 - Визначення стратегії позиціонування

| Вимоги до товару цільової аудиторії | Базова стратегія розвитку | Ключові конкуренто-спроможні позиції власного стартап-проекту | Вибір асоціацій, які мають сформувати комплексну позицію власного проекту (три ключових) |
| --- | --- | --- | --- |
| Чисті ресурсоефективні технології, екологічність, відповідність ціни та якості з акцентом на якість | Стратегія зростання (розвитку) | Зайняття конкурентної ніші | Екологічність Ресурсоефективність Економічність |

## Висновки до розділу 4

- Проведено аналіз зовнішнього маркетингового снредовища. Зокрема визначено можливості та загрози факторів макромаркетингового та мікромаркетингового середовища.

- Визначено управлінську проблему та оптимальний шлях її вирішення;

- Проаналізовано конкурентну здатність проекту за рахунок проведення ступеневого аналізу конкуренції на ринку та в галузі; до того ж було визначено перелік факторів конкурентоспроможності.

- Обрано цільові групи потенційних споживачів та визначено базові стратегії розвитку, конкурентної поведінки та стратегії позиціонування.

ВИСНОВКИ

1. Визначено перспективність технології очищення води і стоків ферратом калію, який забезпечує дезінфікуючий і коагулюючий вплив, але не дає пролонгованої дії. Спільне застосування її з більш поширенимими реагентами дозволить знизити рівень хлорування підготовленої води або навіть відмовитися від первинного хлорування.

2. Визначено, що знезараження (доочищення) стічних вод феррата калію дозволить забезпечити вимоги до господарсько-побутових стоків, що скидаються в річки і затоку, за відсутності в них хлору і його сполук згідно з вимогами СанПіН.

3. Встановлено, що застосування феррата калію в якості окислювача, коагулянту і флокулянта дозволить спростити застосовувані технологічні схеми переробки токсичних вод і знизити її вартість.

4. Висвітлено методи отримання феррату калію на локальних станціях очищення стічних вод.

5. Експериментально доведено ефективність феррата калію по відношенню до токсичних хімічних речовин при окисленні і коагуляції.

6. Доведено високу ефективність застосування феррата натрію для комплексної обробки (окислення + коагуляція + знезараження) промислових

7. Встановлено, що обробка води та стоків ферратами лужних металів забезпечує дезінфікуючий і коагулююча дія, але не дає пролонгованого ефекту, тому в сучасних умовах може використовуватися або для обробки стоків, або для знезараження води в поєднанні з хлорвмісними реагентами.

8. Встановлено можливість використання феррату калію у якості інгібітора корозії та вивчено його взаємодію з іншими інгібуючими речовинами.

9. Визначено, що з урахуванням різнобічної ефективності феррата натрію як реагенту для комплексної водопідготовки перспективним є його дослідження застосування для підготовки і знезараження з побутових і, особливо, промислових стоків, де він може бути максимально ефективним завдяки широкому спектру розкладання речовин.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.	Бахир, В.М. Дезинфекция питьевой воды: проблемы и решения. //Питьевая вода. – 2003. – №1. – С. 13-20.

2.	Tardiff, R.G. Balancing Risks from Chemical Carcinogens at Waterborne Infectious Microbes: A Conceptual Framework / EPA Advisory Committee to Negotiate the Disinfection By-products Rule. Report. – USEPA, 1993.

3.	Survey of Water Utility Disinfection Practices /Water Quality Disinfection Committee Report // Journal of American Water Works Association, 1992. – p 223

4.	Очистка сточных вод: биологические и химические процессы / М. Хенце, П. Армоэс, Й. Ля-Кур-Янсен  и  др.; Пер.   с англ.   Т.П.   Мосоловой,   под ред.   С.В. Калюжного.   –   М.: Мир, 2004. – 480 с.

5.	Николадзе Г.И. Водоснабжение. – М.: Стройиздат, 1989.-496 с.

6.	Запольский А.К. та інш. Фізико-хімічні основи очищення стічних вод: Підручник, -К: Лібра, 2000. -552 с.

7.	Абрамов Н.Н. Водоснабжение. Учебник для ВУЗов. 3-е изд.-М. Стройиздат, 1982.-440 с.

8.	Кульский Л.А. Технология очистки природных вод.Вища школа.198-327 с.

9.	Родионов А.И., Клушин В.Н., Торочешников Н.С. Техника защиты окружающей среды.- М: «ХИМИЯ», 1989,-512 с

10.	Скиннер Б. Хватит ли человечеству земных ресурсов. /Пер. с англ. Под ред. А.С. Астахова. / -М.: Мир, 1989, -264 с.

11.	Залеський І.І., Клименко М.О. Екологія людини: підручник, -К: Академія, 2005. - 288с.

12.	Мєшкова-Клименко Н.А. Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів / Н.А. Мєшкова-Клименко, С.М. Епоян, М.Д. Гомеля, В.І. Нездоймінов, В.М. Чернишев, В.І. Кашковський,        А.О. Кавіцька, С.К. Смолін, В.О. Євдокименко. – Харків: ТОВ «ТО Ексклюзив», 2013. – 239 С.

13.	Шаблій Т.О. Застосування нових реагентів і технологій в промисловому водоспоживанні/Т.О.Шаблій,В.М.Радовенчик,М.Д.Гомеля–Інфодрук2014 – с302

14.	Водоподготовка: Справочник. / Под ред. д.т.н., действительного члена    Академии промышленной экологии С. Е. Беликова. М.: Аква-Терм, 2007. - 240с.

15.	Семенова, И.В.  Коррозия и защита от коррозии, И.В. Семенова, Г.М. Флорианович, А.В. Хорошилов; ред. Р. Под, И. В. Семеновой. – М.: Физматлит, 2002. – 336 с.

16.	Howe, H.M. The metallurgy of steel = Металлургия стали  H.M. Howe. - New York: The Scientific Publishing Company, 2010. – 400 s.

17.	Шлугер, М.А. Коррозия и защита металлов, М.А. Шлугер, Ф.Ф. Ажогин. – М.: Металлургия, 1981. – 251 с.

18.	Коррозионная стойкость оборудования химических производств: коррозия под действием теплоносителей, хладагентов и рабочих тел: справ. Рук, ред. А.М. Сухотин. – Л.: Химия, 1988. – 360 с.

19.	Jones, A. Principles and Prevention of corrosion = Причины и предупреждение коррозии / A.Jones. – Singapore: Prentice Hall, 1996. – 592 p.

20.	Арчаков, Ю.И. Водородная коррозия стали , Ю.И. Арчаков. – М.: Металлургия, 1985 –192с.

21.	Dieter, G. E.    Mechanical Metallurgy  = Технология механической обработки металлов / G. E. Dieter. – New York: MC Graw Hill, 2009. – 751 p.

22.	Коррозия конструктивных материалов в жидких щелочных средах,  ред. Б.А. Невзоров. – М.: Атомиздат, 1977г. – 264 с.

23.	Тарасова, Н.В. Коррозионное изнашивание: показатели скорости коррозии: методические указания к практическим занятиям по дисциплинам «Трение и износ в бытовой технике» и «Старение и износ бытовой техники» / Н.В. Тарасова. – Липецк: ЛГТУ,2013. – (Каф. механики пластического деформирования).

24.	Рылов Ю.Б. Аппаратурно-технологическое оформление процесса самораспространяющегося высокотемпературоного синтеза ферратов(VI) щелочных металлов для продуктов регенерации воздуха. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технологических наук. Тамбов,2012 г.

25.	Бабаков А . А ., Приданцев М . В . Коррозионностойкие стали и сплавы.– М .: Металлургия , 1971.–257 с .

26.	  Жуков А . П ., Малахов А . И . Основы металловедения и теории коррозии.– М .: Высшая школа , 1978.– 168 с .

27.	Мелехов Р . К . Коррозионное растрескивание титановых и алюминиевых сплавов. – Киев : Техника , 1979.–302 с .

28.	Постников Н.С. Коррозионностойкие алюминиевые сплавы .– М .: Металлургия , 1976.–158 с .

29.	 Розенфельд И.Л. Коррозия и защита металлов ( локальные коррозионные процессы ) М .: Металлургия ,1970. – 448 с .

30.	 Синявский В С ., Вальков В . Д . Будов Г.М. Коррозия и защита алюминиевых сплавов. – М .: Металлургия , 1979.–162 с .

31.	 Тодт Ф.Коррозия и защита от коррозии–М–Л:Химия.Т.1,4  1966; т. 2, 1967.

32.	Томашов Н.Д ., Чернова Г.П. Коррозия и коррозионностойкие сплавы . М.: Металлургия , 1973.– 275 с .

33.	Ингибиторы питтинговой коррозии для газового конденсата / [О. В. Побирченко, А. П. Ранский, И. Г. Плошенко и др.] // Вопросы химии и хим. технологии. — 1998. — No 1. — С. 11—12.

34.	Иванов Е. С. Ингибиторы коррозии металлов в кислых средах : справ. / Е. С. Иванов. — М. : Металлургия, 1986. — 173 с.

35.	Вигдорович В. И. Критерии оценки защитной эффективности ингибиторов коррозии / В. И. Вигдорович, К. О. Стрельникова // Конденсированные среды и межфазные границы. — 2011. — Т. 13, No 1. — С. 24—28.

36.	Гомеля Н. Д., Носачева Ю.В. Разработка ингибиторов отложения осадков для обеспечения ресурсосбережения в системах водопотребления. Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2004, № 5. – С. 29–32.

37.	Электрохимическая активация: универсальный инструмент зеленой химии /Бахир В.М., За- дорожний Ю.Г., Леонов Б.И., Паничева С.А., Прилуцкий В.И. – М.: ВНИИИМТ, 2005. – 176 с.

38.	Survey of Water Utility Disinfection Practices /Water Quality Disinfection Committee Report // Journal of American Water Works Association, 84 (9), 1992. – pp. 121-128.

39.	Фесенко, Л. Н. Обеззараживание воды низкоконцентрированным гипохлоритом натрия: от дискуссий к внедрению./ Фесенко Л. Н., Игнатенко С. И. //Водоснабжение и канализация. 2009. №9-10. – С. 97-103.

40.	Кожевников, А. Б. Хлор или гипохлорит: пора поставить точку / Кожевников А. Б., Петросян 0. П., Баранов А. А. // ЖКХ. – 2009. – №12–С.55-64.

41.	Кожевников, А. Б. Недостатки гилохлорита фатально неисправимы / Кожевников А. Б.. Петросян 0. П., Баранов А. А. //Водоочистка, Водоподготовка. Водоснабжение. – 2010. – № 1. – С. 62-67.

42.	Hartz, H.-J., Marciniak, J. /Krupp Uhde Technology Partner for the Chlor-Alkali Industry: 11 th Uhde Chlorine Symposium, Dortmund, Germany, 2001//Handbook of Chlor-Alkali Technology: Volume I: Fundamentals, Volume 1. – Springer, 2005.

43.	Survey of Water Utility Disinfection Practices /Water Quality Disinfection Committee Report//Journal of American Water Works Association, 84 (9), 1992. – pp. 121-128.

44.	Бахир, В.М. Дезинфекция питьевой воды: проблемы и решения. //Питьевая вода. – 2003. – №1. – С. 13-20.

45.	Tardiff, R.G. Balancing Risks from Chemical Carcinogens at Waterborne Infectious Microbes: A Conceptual Framework / EPA Advisory Committee to Negotiate the Disinfection By-products Rule. Report. – USEPA, 1993.

46.	Tardiff, R.G. 1993. Balancing Chemical and Microbial Risks: Weight-of-Evidence for Cancer Risks of Chlorine Disinfection of Drinking Water / EPA Advisory Committee to Negotiate the Disin- fection By-products Rule. – USEPA, 1993.

47.	Руководство по контролю качества питьевой воды. Т. 1-3. Гигиенические критерии и другая релевантная информация. ВОЗ. – Женева, 1984-1987. – 247 с.

48.	Руководство по контролю качества питьевой воды. Т. 1. Рекомендации. ВОЗ. – Женева, 1994. - 255 с.

49.	Tardiff, R.G. Balancing Risks from Chemical Carcinogens at Waterborne Infectious Microbes: A Conceptual Framework / EPA Advisory Committee to Negotiate the Disinfection By-products Rule. Report. – USEPA, 1993.

50.	Очистка сточных вод: биологические и химические процессы / М. Хенце, П. Армоэс, Й. Ля-Кур-Янсен  и  др.; Пер.   с англ.   Т.П.   Мосоловой,   под ред.   С.В. Калюжного.   –   М.: Мир, 2004. – 480 с.

51.	Гомеля Н. Д. Получение и оценка эффективности новых алюминиевых коагулянтов в процессах обесцвечивания воды /Н.Д. Гомеля, Т. Н.Красильников, П. А.Яцюк // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2006. – № 3. – С. 51–55.

52.	Гандурина Л. В. Очистка концентрированных сточных вод с применением коагулянтов и флокулянтов / Л. В. Гандурина, О. А. Пислегина // Вода, технология и экология. – 2007. – № 2. – С. 39–42.

53.	Запольский А. К. Физико-химическая теория коагуляционной очистки воды / А. К. Запольский. – Житомир. : ЖНАЭУ, 2013. – 71 c.

54.	Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии/Ю. Г. Фролов–М:Химия,2004–399 c.

55.	Гончарук В. В. Экологические аспекты современных технологий охраны водной среды / В. В. Гончарук. – К. : Наукова думка, 2005. – 399с.

56.	Гамеля Н. Д. Оценка эффективности алюминиевых коагулянтов при очистке сточных вод / Н. Д. Гамеля, Т. Н. Красильникова // Экологии и ресурсосбережение. – 2007. – № 1. – С. 53–56.

57.	Комплексний реагент для очистки стічних вод. Синтез / А. В. Мамченко, В. М. Пустовит, І. І. Дешко, Н. А. Павлова // Хімічна промисловість України. – 2006. – № 6. – C. 44–48.

58.	Комплексный реагент для очистки природных вод / А. В. Мамченко, И.И.Дешко, Л.А.Бондарь и др.//Химия и техн. воды. – 2005– C. 471–477.

59.	Захаров В. И. Алюможелезные коагулянты из отходов металлургического производства / В. И. Захаров, В. А. Матвеев, В. И. Петрова // Проблемы комплексного использования руд : тез. докл. Междунар. симпозиума. – Петербург, 1994. – С. 233

60.	Пиртрола Л. Коагулянты на основе трехвалентного железа / Л. Пиртрола // Водоснабжение и санитарная техника. − 2001. − №. − С. 36−38

61.	Методы очистки полупромышленных, промышленных сточных вод, критическая оценка реагентных методов / Г. А. Селицкий, Ю. А. Галкин, Е. А. Уласовец и др. // Вода технология и экология – 2007 − № 2 − С.43−48.

62.	 Круглов А. И. Перспективные методы очистки природных и сточных вод смешанными коагулянтами / А. И. Круглов, С. В. Гетьманцев, А. В. Сычев // Водоснабжение и санитарная техника. – 2006. – № 3. – C. 33–38.

63.	Аракчеев Е.Н. Современная перспективная технология обеззараживания воды и стоков /Аракчеев Е.Н., Брунман В.Е., Волков А.Н., Дьяченко В.А., Кочетков А.В., Петкова А.П., Брунман М. В. //Гигиена и санитария – М.: ОАО «Издательство "Медицина". 2015. – Том 94. – №4. – С. 25 - 31.

64.	Современная перспективная технология обеззараживания воды и стоков/Аракчеев Е.Н., Брунман В.Е., Брунман М.В., Волков А.Н., Дьяченко В.А.,Кочетков А.В.,Петкова А.П.//Водоочистка–2016–№11–с25

65.	Murmann, R.K., Robinson, P.R. Experiments utilizing FeO42- for purifying water. Water Re- search. – 1974. – 8(8). – P. 543-547.

66.	Gilbert, M.B., Waite, T.D., Hare, C. Analytical notes-Fan investigation of the applicability of ferrate ion for disinfection //Journal of the American Water Works Association. – 1976. – 68. – P. 495-497.

67.	Waite, T.D. Feasibility of wastewater treatment with ferrate //Journal of Environmental Engi- neering-Asce – 1979. – 105. – P. 1023-1034.

68.	Kazama, F. () Viral inactivation by potassium ferrate. Water Science and Technology 31(5-6), 165-168.

69.	Schink, T. and Waite, T.D. Inactivation of f2 virus with ferrate (VI) // Water Research – 1980.– 14(12). – P. 1705-1717.

70.		Пат. 2276657 Российская Федерация, МПК СОЮ 49/00, C02F 1/74 Способ синтезирова- ния окислителя и его применения / Сиампи Л.Э., Смис Г.Ф., КноблБ. – 2001.

71.	Беспамятнов, Г.П. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе и воде / Г.П. Беспамятнов, К.К. Богушевская и др. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л.: Химия, 1975. – 456 с.

72.	Gray, K.A., Waite, T.D. Coagulation and precipitation studies of the ferrate (VI) ion//Abstracts of Papers American Chemical Society.1983–р 48.

73.	Solo, H.M., Waite, T.D. Direct-filtration of ground-water using iron(VI) ferrate a pilot-study// Abstracts of Papers American Chemical Society.– 1989. – 198. – P. 119.

74.	Bartzatt, R., Cano, M., Johnson, L., Nagel, D. Removal of toxic metals and nonmetals from contaminated water. Journal of Toxicology and Environmental Health. – 1992. – 35(4). – P. 205-210.

75.	Potts, M.E., Churchwell, D.R. Removal of radionuclides in wastewaters utilizing potassium fer- rate(VI)// Water Environment Research. – 1994. – 66(2). – P. 107-109.

76.	Stupin, D.Y., Ozernoi, M.I. Coprecipitation of Eu-152 with Iron(III) hydroxide formed upon reduction of sodium ferrate(VI) in aqueous medium// Radiochemistry. 1995. – 37(4). – P. 329- 332.

77.	Jiang, J.Q., Lloyd, B. Progress in the development and use of ferrate (VI) salt as an oxidant and coagulant for water and wastewater treatment/ Water Res. 36(6), 2002. – P. 1397-1408.

78.	Кэндзи, К. Стерилизующие свойства пероксокалиевых солей шестивалентного железа / К. Кэндзи, К. Футаба. // Реферативный журнал химии. – 1985. – №3.– P. 134

79.	Арапов, О.В. Использование реагента «Ферроксин» для очистки сточных вод гальвани- ческого производств. / О.В. Арапов, Е.А. Копылова, СЕ. Иванов, 167 С.А. Соболь, B.B. Легун // Вода и экология: проблемы и решения. – 2008. – №2. – P. С. 1

80.	Kazama, F. Inactivation of coliphage Qp by potassium ferrate. / F. Kazama // FEMS Microbiol. Lett. – 1994. – №118. – P. 345-350.

81.	Jiang, J. The role of potassium ferrate(VI) in the inactivation of Escherichia coli and in the re- duction of COD for water remediation. / J. Jiang, S. Wang. // Environmental Science and Tech- nology Symposium. – 2007. – № 1-3. – P. 266-273.

82.	Аракчеев Е.Н. Комплексная технология обеззараживания воды и стоков и установка- прототип для ее промышленной реализации / Аракчеев Е.Н., Брунман В.Е., Брунман М.В., Коняшин А.В., Дьяченко В.А., Петкова А.П. //Гигиена и санитария – М.: ОАО «Издательство "Медицина"» – 2017. Том 96–С.137 - 143.

83.	Аракчеев Е.Н. Экспериментальное обоснование целесообразности обеззараживания и очистки воды и стоков ферратом натрия/ Аракчеев Е.Н., Брунман В.Е., Брунман М.В., Коняшин А.В., Дьяченко В.А., Петкова А.П., Некрасов Р.Э. //Гигиена и санитария - М.: ОАО «Издательство "Медицина"». – 2017. –Том 96 – №3. – С. 216-222.

84.	Sharma, V.K. Oxidation of nitrogen-containing pollutants by novel ferrate(VI) technology: A review. Journal of Environmental Science and Health Part a-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering. –2010–45(6)–P.645-667.

85.	Sharma, V.K. Oxidation of inorganic contaminants by ferrates (VI, V, and IV)-kinetics and mechanisms: A review //Journal of Environmental Management. – 2011. – 92(4). – P. 1051- 1073.

86.	Graham, N., Jiang, C.C., Li X.Z., Jiang, J.Q., Ma, J. The influence of pH on the degradation of phenol and chlorophenols by potassium ferrate// Chemosphere. 2004– 56(10). – P. 949-956.

87.	Патент 2379136 Российская Федерация, МПК В09С1/08, C02F1/72. Способ детоксикации от органических загрязнителей почвенных и водных сред / Н.А. Кручинин, Г. М. Нико- лаева, Г.М. Костылев, Г.Н. Кручинина, О.В. Арапов, Е.А. Копылова. – 29.11.2007.

88.	Кручинин, Н.А. Исследование возможности применения ферратов для нейтрализации горючего НДМГ в промстоках и грунте / Н.А. Кручинин, Г.М. Костылев, Г.М. Николае- ва, Л.В. Андреева // Двойные технологии. – 2007. – №3 – С. 36-42.

89.	Sharma, V.K., Obrien, B., Smith, J.O. Removal of cyanide in rinse water by fer- rate(VI)/Abstracts of Papers of the American Chemical Society. –1997–213–P.238.

90.	Sharma, V.K, Rivera. W., Smith, J.O., О’Вrien, B. Ferrate(VI) oxidation of aqueous cyanide. Environmental Science and Technology. – 32(17). – P. 2608-2613.

91.	Tiwari, D., Kim, H.U., Choi, В.J., Lee, S.M., Kwon, О.Н., Choi, K.M. and Yang, J.K. Fer- rate(VI): A green chemical for the oxidation of cyanide in aqueous/waste solutions. Journal of Environmental Science and Health Part a-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engi- neering. – 2007. – 42(6). P. 803-810.

92.	Не, С., Li, X.Z., Sharma, V.K., Li, S.Y. Elimination of sludge odor by oxidizing sulfur- containing compounds with ferrate (VI). Environ. Sci. Technol. – 2009. – 43(15). – P. 5890- 5895.

93.	Sharma, V.K., Bloom, J.T. and Joshi, V.N. Oxidation of ammonia by ferrate(VI). Journal of Environmental Science and Health Part a-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engi- neering. – 1998– 33(4), – P. 635-650.

94.	Ayers, K.E., White, N.C. Characterization of iron(VI) compounds and their discharge products in strongly alkaline electrolyte //Journal of the Electrochemical Society, 152(2), 2005. Р 467-473.

95.		Licht, S., Naschitz, V., Wang, B. Rapid chemical synthesis of the barium ferrate super-iron Fe(VI) compound BaFeO4 // Journal of Power Sources, 109(1), 2002a. – P. 67-70.

96.		Williams, D.H., Riley, J.T. Preparation and alcohol oxidation studies of the ferrate(VI) ion, FeO42- //Inorganica Chimica Acta 8(0), 1974. – P. 177-183.

97.	Li, C., Li X.Z, Graham, N. A study of the preparation and reactivity of potassium ferrate //Chemosphere 61(4), 2005a. – P. 537-543.

98.		Formation of iron(VI) in ozonalysis of iron(III) in alkaline solution / Perfiliev, Y.D., Benko, E.M., Pankratov, D.A., Sharma, V.K. and Dedushenko, S.K.// Inorganica Chimica Acta, 360(8), 2007. – P. 2789-2791.

99.	Deininger, J.P. Process for producing ferrate employing beta-ferric oxide Olin Corporation / Pa- tent WO1992007114 A1, filing date: 30.04.1992; date of publication: 30.04.1992.

100.	Thompson, J. A. Process for preparing alkali métal ferrates/ Patent Américan, №.4551326, № Application: 468487, filing date: February 22, 1983, date of publication, November 5, 1985.

101.	Thompson, J. A. Process for producing alkali metal ferrates utilising hematite and magnetite/ Pa- tent Américan, №.4545974, Application: 590567, filing date: March 16, 1984, date of publica- tion: October 8, 1985.

102.	Bouzek, K. and Rousar, I. Current efficiency during anodic dissolution of iron to ferrate (VI) in concentrated alkali hydroxide solutions./Journal of Applied Electrochemistry, 23(12). – 1993 – P.1317-1322.

103.	Jiang, J.Q., Lloyd, B. Progress in the development and use of ferrate (VI) salt as an oxidant and coagulant for water and wastewater treatment/ Water Res. 36(6), 2002. – P. 1397-1408.

104.	Lapicque, F., Valentin, G. Direct electrochemical preparation of solid potassium ferrate /Electrochemistry Communications. 4(10), 2002. – P. 764-766.

105.	Analysis of ferrate (VI) compounds and super-iron Fe(VI) battery cathodes: FTIR, ICP, titrimet- ric, XRD, UV/VIS, and electrochemical characterization /Licht, S., Naschitz, V., Halperin, L., Halperin, N., Lin, L., Chen, J.J., Ghosh, S., Liu, В.// Journal of Power Sources. – 2001. – №101(2). – P. 167-176.

106.	Кокаровцева, И.Г. Кислородные соединения железа (VI, V, IV). / И.Г. Кокаровцева, И.Н. Беляев, Л.В. Семенякова // Успехи химии. – 1972. – Т. 41. – С. 1978-1993.

107.	Паюсов, С.А. О ферратах натрия. / С.А. Паюсов, Я.Е. Вильнянский // Журнал неорганиче- ской химии. – 1966. – т.Х1, вып. 6. – С. 1245-1250.

108.	Thompson, G.W. Preparation and purification of potassium ferrate (VI) / G.W. Thompson, G.W. Ockerman, J.M. Schreyer. //J. Am. Chem. Soc. – 1951. – № 73 – P. 1279-1281.

109.	Perfiliev, Y.D. Ferrate(VI) Synthesis: Dry and wet methods. / Y.D. Perfiliev, V.K. Sharma, J.Q. Jiang, K. Bouzek //Innovative ferrate(VI) technology in water and wastewater treatment.. – 2004. – P. 32-37.

110.	Hives, J. Electrochemical Study of Iron in a Molten Eutectic NaOH-KOH System. / J. Hives, M. Benova // Environmental Studies Implications for Sustainability. – Arisztotelesz Publishing Co., Budapest. – 2005. – P. 255-267.

111.	Брунман В.Е., Петкова А.П., Брунман М.В. Принципы и пути создания автономных мо- бильных комплексов для очистки и обеззараживания воды по месту использования реа- гентов // Новосибирск: Международный научный институт «EDUCFTO» – 2014. – №6. – С. 18-22.

112.	De Koninck, M., Belanger, D. The electrochemical generation of ferrate at pressed iron powder electrode: comparison with a foil electrode// Electrochimica Acta. – 2003. – №48(10). – P. 1435- 1442.

113.	Ding Ling Removal of methyl mercaptan from foul gas by in-situ production of ferrate(VI) for odour control: h.D/The Yjng Kong Polytechnic University,2013–175p.

114.	Sharma, V.K. Potassium ferrate (VI): an environmentally friendly oxidant. / V.K. Sharma // Adv. Environ. Res. – 2002. – № 6. – P. 143-156.

115.	Hives, J., Benova, M., Bouzek, К., Sharma, V.K. Electrochemical formation of ferrate (VI) in a molten NaOH-KOH system //Electrochem. Commun. – 2006. – 8(11). – P. 1737-1740.

116.	Lescuras-Darrou, V., Lapicque, F. and Valentin, G. Electrochemical ferrate generation for waste water treatment using cast irons with hi silicon contents// Journal of Applied Electrochemistry. – 2002. – 32(1). – P. 57-63.

117.	Bouzek, K., Schmidt, M.J., Wragg, A.A. Influence of anode material composition on the stability of electrochemicaly-prepared ferrate (VI) solutions //Journal of Chemical Technology & Bio- technology. – 1999.– P. 1188-1194.

118.	Denvir, A. and Pletcher, D. Electrochemical generation of ferrate. 2. Influence of anode composi- tion // Journal of Applied Electrochemistry. – 1996. – 26(8). – P.823-827.

119.	Ding, Z., Yang, C.C. and Wu, Q. The electrochemical generation of ferrate at porous magnetite electrode//Electrochimica Acta. – 2004. – 49(19). – P. 3155-3159.\

120.	Stanford, C. Electrochemical production of ferrate (Iron VI): application to the wastewater treatment on a laboratory scale and comparison with Iron(III) coagulant / Stanford, C., Jiang, J.Q., Alsheyab, M. // Water Air and Soil Pollution – 2010. – 209 (1-4). – P. 483-488.

121.	Lee, У. Spectrophotometric determination of ferrate (Fe(VI)) in water by ABTS. / У. Lee, U. Gunten // Water Res. – 2005.– № 10. – P.1946-1953.

122.	Петкова  А.  П.  Научно-технический  отчет  о  выполнении  ПНИЭР  по  теме: разработка конструкции и  общих  принципов  управления  комплексным электролизным агрегатом для одновременной  выработки  анолита  для  обеззараживания  воды   и   феррата   для   обеззараживания   стоков   (этап   3)   /   А.   П.  Петкова,  А.  Н.  Волков,  В.  А.  Дьяченко,  М.   В.   Брунман   и   др.,   –   СПб,   2016. – 781 с.

123.	Петкова  А.  П.  Научно-технический  отчет  о  выполнении  ПНИЭР  по  теме: разработка конструкции и  общих  принципов  управления  комплексным электролизным агрегатом для одновременной  выработки  анолита  для  обеззараживания   воды   и   феррата   для   обеззараживания   стоков   (этап   4)   /   А.  П.  Петкова,  А.  Н.  Волков,  В.  А.  Дьяченко,  М.   В.   Брунман   и   др.,   –   СПб,   2016. – 432 с.

124.	Методические указания по курсам «Математическое моделирование экологических процессов», «Основы математического моделирования и прогнозирования в охране окружающей среды»./ Сост. В.В. Ковгар, Л.В. Сиренко – К.: КПИ, 1992, - 80с.

125.	Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс]: Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ«КПІ», 2015. – 28 с

126. Державна Фармакопея України 1.4.

127. Державна Фармакопея України 2.2.29.

ДОДАТОК А

ДОДАТОК Б