НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

| «На правах рукопису» УДК 628.16(08) | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ М.Д. Гомеля «___»_____________20__ р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 101 Екологія

на тему: «Комплексна переробка промислових відходів з отриманням високоефективних коагулянтів»

Виконала:

студентка VI курсу, групи ЛЕ-71мп

Вакуленко Анна Костянтинівна 	__________

Керівник:

ст. викладач, к.т.н.

Радовенчик Я.В.	__________

Рецензент:

Посада, науковий ступінь, вчене звання,

Прізвище, ініціали	__________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент (-ка) _____________

Київ – 2018 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-професійною програмою

Спеціальність (спеціалізація) – 101 «Екологія» («Екологічна безпека»)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ Гомеля М.Д.

«___»_____________20__ р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Вакуленко Анні Костянтинівни

1. Тема дисертації «Комплексна переробка промислових відходів з отриманням високоефективних коагулянтів», науковий керівник дисертації Радовенчик Ярослав Вячеславович, к.т.н., ст. викладач, затверджені наказом по університету від «  12  »  листопада   2018р. №  41-39/c

2.Термін подання студентом дисертації  ________________________________

3. Об’єкт дослідження: модельні розчини хлориду натрію різної концентрації, шахтні води та концентрати баромембранних процесів очищення води.

4. Вихідні дані: початкова концентрація розчину NaCl складала 20 г/дм3; початкова каламутність суспензії бентоніту складала 97,5 мг/дм3; початкова кольоровість суспензії гумату натрію складала 190 мг/дм3; початкова каламутність дніпровської води складала 15 мг/дм3; початкова каламутність дніпровської води складала 97 мг/дм3.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити: Вивчити процеси електрохімічної переробки високомінералізованих розчинів; Визначити як чином можна отримувати корисні речовини при процесі електрохімічної переробки високомінералізованих розчинів у трикамерному електродіалізері; Дослідити процеси утворення коагулянта на основі заліза у анодній області в залежності від сили струму та початкового рН розчину.

6. Орієнтовний перелік графічного (ілюстративного) матеріалу: 22 слайди

7. 1. Крижановська Я.П., Вакуленко А.К., Радовенчик Я.В., Гомеля М.Д. Утилізація розчинів хлористого натрію з отриманням хлоридів алюмінію // Збірник тез доповідей XXI Міжнародної науково- практичної конференції, «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2018» (18-20 квітня 2018 року, м. Харків, Україна). – С. 124-127.

2. Радовенчик Я.В., Крижановська Я.П., Вакуленко А.К. Отримання FeCl3 при електрохімічному очищенні води // Сучасна наука: проблеми і перспективи – 2018. - №1 – С.  23-25.

3. Вакуленко А.К., Крижановська Я.П., Радовенчик Я.В., Гомеля М.Д. Оцінка ефективності використання коагулянтів різного походження при очищенні води р. Дніпро // Збірник тез VIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку» (12 – 20 листопада 2018 року, м. Ірпін., Україна). – С. 248-251.

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |

9. Дата видачі завдання                           03.09.2018 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огляд літератури по темі магістерської дисертації | 1.09.2018 – 30.09.2018 |  |
| 2 | Оформлення літературного огляду | 01.10.2018-10.10.2018 |  |
| 3 | Визначення ефективності електрохімічної переробки високомінералізованих розчинів | 11.10.2018-20.10.2018 |  |
| 4 | Електрохімічна переробка промислових відходів з отриманням коагулянту | 21.10.2018-10.11.2018 |  |
| 5 | Порівняння ефективності коагулянтів | 11.11.2018-25.11.2018 |  |
| 6 | Обробка та обговорення отриманих результатів | 26.11.2018-01.12.2018 |  |
| 7 | Оформлення результатів магістерської дисертації | 02.12.2018-11.12.2018 |  |
| 8 | Підготовка презентації | 12.12.2018 |  |
| 9 | Представлення роботи до захисту | 13.12.2018 |  |

Студент 		А.К. Вакуленко

Науковий керівник дисертації	Я.В. Радовенчик

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація:  111 с., 22 рис.,  30 табл.,  23 формули,  44 джерела літератури, 3 додатки.

Мета роботи:  дослідження процесів електрохімічної переробки високомінералізованих розчинів та шламів з отриманням корисних продуктів.

Об’єкти дослідження: модельні розчини хлориду натрію різної концентрації, модельні розчини гумату натрію, суспензії бентоніту та каоліну, коагулянти Al2(SO4)3·18H2O, FeCl3·6H2O, коагулянт, отриманий з шламу глиноземного заводу.

Предмет дослідження: процеси переробки високомінералізованих розчинів електрохімічними методами та процеси отримання коагулянтів з відходів гірничодобувної промисловості.

В роботі представлено результати дослідження процесів електрохімічної переробки високомінералізованих розчинів з отримання коагулянту та результати досліджень ефективності очищення води найрозповсюдженішими типами коагулянтів, в тому числі, коагулянтом, отриманим з шламу. Дослідження процесів електрохімічної переробки проводились в трикамерному електродіалізері з використанням катіонної мембрани МК-40 та аніонної мембрани МА-41. Досліджено вплив рН, густини струму, концентрацій основних компонентів в різних камерах електролізера на вихід основних продуктів.  Отримані результати дають можливість реалізовувати ефективні процеси переробки високо мінералізованих розчинів з отриманням коагулянту на основі хлориду заліза.

Отримано коагулянт з шламу глиноземного виробництва. Досліджено ефективність зниження каламутності та кольоровості в модельних розчинах та воді з річки Дніпро. Результати порівняно з коагулянтами промислового виробництва.

ЕЛЕКТРОЛІЗ, ЕЛЕКТРОДІАЛІЗ, КАТІОННА МЕМБРАНА, АНІОННА МЕМБРАНА, КАТОД, АНОД, КОАГУЛЯНТ

ABSTRACT

Master's thesis: 111 p., 22 pics., 30 tables, 24 formulas, 44 sources, 3 appendixes.
	Purpose: the study of the processes of electrochemical processing of highly mineralized solutions and slurries with the production of useful products.
	Research objects: model solutions of sodium chloride of different concentrations, model solutions of sodium humate, suspensions of  bentonite and kaolin, coagulants Al2(SO4)3·18H2O, FeCl3· 6H2O, coagulant, obtained from sludge of alumina plant.

Subject of research: processes of processing of highly mineralized solutions by electrochemical methods and processes of obtaining coagulants from mining waste.
	The paper presents the results of the study of the processes of electrochemical processing of highly mineralized solutions for obtaining coagulant and the results of investigations of the efficiency of water purification by the most common types of coagulants, including the coagulant obtained from the sludge.
Investigation of the processes of electrochemical processing was carried out in a three-chamber electrolysis laser using a cationic membrane MK-40 and anionic membrane MA-41. The influence of pH, current density, concentrations of the main components in different cells of the electrolyzer on the output of the main products was investigated. The obtained results allow to realize effective processes of processing of highly mineralized solutions with obtaining coagulant based on iron chloride.

A coagulant from slime of alumina production has been obtained. The effectiveness of decreasing turbidity and color in model solutions and water from the Dnipro River is investigated. Results compared to coagulants of industrial production.

ELECTROLYZ, ELECTRODIALISIS, CATION MEMBRANE, ANION MEMBRANE, CATOID, ANOD, KOAGULYANT

РЕФЕРАТ

Магистерская диссертация  111 с. 22 рис. 30 табл. 24 формулы, 44 источника, 3 приложения.

Цель работы: исследование процессов электрохимической переработки высокоминерализованных растворов и шламов с получением полезных продуктов.

Объекты исследования: модельные растворы хлорида натрия различной концентрации, модельные растворы гумата натрия, суспензии бентонита и каолина, коагулянты Al2(SO4)3·18H2O, FeCl3· 6H2O, коагулянт, полученный из шлама глиноземного завода.

Предмет исследования: процессы переработки высокоминерализованных растворов электрохимическими методами и процессы получения коагулянтов из отходов горнодобывающей промышленности. В работе представлены результаты исследования процессов электрохимической переработки высокоминерализованных растворов по получению коагулянта и результаты исследований эффективности очистки воды самыми распространенными типами коагулянтов, в том числе, коагулянтом, полученным из шлама.

Исследование процессов электрохимической переработки проводились в трехкамерном електродиализери с использованием катионной мембраны МК-40 и анионной мембраны МА-41. Исследовано влияние рН, плотности тока, концентрации основных компонентов в разных камерах электролизера на выход основных продуктов. Полученные результаты дают возможность реализовывать эффективные процессы переработки высоко минерализованных растворов с получением коагулянта на основе хлорида железа. Получено коагулянт из шлама глиноземного производства. Исследована эффективность снижения мутности и цветности в модельных растворах и воде из реки Днепр.

ЭЛЕКТРОЛИЗ, электродиализ, катионная МЕМБРАНА, анионная МЕМБРАНА, КАТОД, АНОД, КОАГУЛЯНТ

ЗМІСТ

Вступ 	11

Розділ 1. Електрохімічне та коагуляційне очищення води	13

1.1 Електрохімічне очищення води	13

1.2 Електроліз	15

1.3 Електрокоагуляція	18

1.4 Електрофлотація	19

1.5 Електродіаліз	19

1.6 Процес коагуляції	22

1.6.1 Коагуляція із застосуванням солей заліза	27

1.6.2 Коагуляція із застосуванням солей алюмінію	29

1.6.3 Контактна та об’ємна коагуляція	31

Висновки до розділу 1	33

РОЗДІЛ 2. Об’єкти та методи досліджень	34

2.1 Мета, об’єкти та предмет дослідження	34

2.2 Матеріали, реактиви, обладнання	34

2.2.1 Реактиви	34

2.2.2 Обладнання	35

2.3 Електрохімічні процеси переробки концентрованих розчинів	35

2.4 Приготування робочих розчинів	37

2.5 Методики визначення сполук в розчинах 	38

2.5.1 Визначення лужності методом кислотно-основного титрування з індикатором метилоранж 	38

2.5.2 Визначення жорсткості	39

2.5.3 Визначення концентрації хлоридів	36

2.5.4 Потенціометричний метод визначення рН	40

2.5.5 Фотометричний метод для визначення концентрації загального

заліза 	41

2.5.6 Визначення активного хлору	43

2.5.7 Визначення концентрації тривалентного заліза	43

2.5.8 Визначення каламутності води фотометричним методом	45

2.6 Дослідження процесів демінералізації води  в робочій камері	45

2.6.1 Дослідження процесів електрохімічної переробки розчину хлориду натрію при початковій силі струму 0,2 А та рН = 3	47

2.6.2 Дослідження процесів електрохімічної переробки розчину хлориду натрію при початковій силі струму 0,2 А та рН = 7	48

2.6.3 Дослідження процесів електрохімічної переробки розчину хлориду натрію при початковій силі струму  0,5 А та рН = 3,2	49

2.6.4 Дослідження процесів електрохімічної переробки розчину хлориду натрію при додаванні залізної стружки в анодну камеру (початкова сила струму 0,5 А,  рН = 3,78)	51

2.7 Дослідження ефективності різних типів коагулянтів	52

2.7.1 Дослідження ефективності зниження каламутності модельного розчину бентоніту	54

2.7.2  Вивчення ефективності зниження каламутності суспензії каоліну  	55

2.7.3 Дослідження процесів зниження кольоровості модельного розчину гумату натрію 	56

2.8 Дослідження ефективності зниження каламутності та кольоровості води річки Дніпро при застосуванні різних типів коагулянтів  	57

РОЗДІЛ 3. Обговорення результатів 	60

3.1 Зміна концентрації хлоридів в залежності від часу електролізу 	60

3.2 Зміна концентрації заліза в залежності від часу електролізу	62

3.3 Зміна лужності в катодній області в залежності від часу електролізу 	64

3.4 Отримання коагулянту електрохімічною переробкою висококмінералізованих розчинів	65

3.5 Зниження каламутності модельного розчину бентоніту різними типами коагулянтів	66

3.6 Зниження каламутності суспензії каоліну різними типами коагулянтів 	68

3.7 Процеси зниження кольоровості модельного розчину гумату натрію 	70

3.8 Дослідження ефективності зниження каламутності та кольоровості води річки Дніпро при застосуванні різних типів коагулянтів	72

Висновки до розділу 3	75

РОЗДІЛ 4. Стартап проект 	77

4.1 Опис ідеї стартап-проекту	77

4.2 Визначення сильних,  слабких та  нейтральних  характеристик ідеї проекту 	78

4.3 Технологічна здійсненність ідеї проекту 	79

4.4 Характеристика потенційних клієнтів	80

4.5 Фактори загроз	81

4.6 Фактори можливостей	82

4.7 Ступеневий аналіз конкуренції на ринку	83

4.8 Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером	84

4.9 Обгрунтування факторів конкурентоспроможності	85

4.10 SWOT – аналіз стартап-проекту	86

4.11 Вибір цільових груп потенційних споживачів	86

4.12 Визначення базової стратегії конкурентної поведінки	87

4.13 Визначення стратегії позиціонування	87

4.14 Визначення ключових переваг концепції потенційного товару	88

4.15 Опис трьох рівнів моделі товару	88

4.16 Визначення  меж встановлення ціни	89

4.17 Формування системи збуту	89

Висновки до розділу 4	90

Висновки	91

Список використаної літератури	92

Додаток А	96

Додаток Б………………………………………………………………………..112

Додаток В……………………………………………………………………….117

ВСТУП

На сьогоднішній день на Україні досить гостро стоїть проблема забруднення природних вод. Недостатній ступінь очищення стічних вод комунальних, промислових, сільськогосподарських підприємства, скид шахтних вод, відходи при розробці рудних копалин – це є основними причинами забруднення навколишнього природного середовища. Відмінним у технологічній специфіці даних підприємств є не тільки споживання води для того щоб забезпечити виробничі процеси, але і те, що внаслідок діяльності цих підприємств відбувається надходження на поверхню землі досить значних об’ємів високомінералізованих стічних вод. Забруднення природних поверхневих водних об’єктів речовинами, котрі містяться в шахтних водах є однією з основних природоохоронних проблем гірничо-добувної промисловості [1].

Води, які надходять у природнє навколишнє середовище з підземних гірничих та дренажних виробок називаються шахтними водами. Ці води характеризуються хімічним, механічним,  бактеріальним забрудненнями, а також досить високою мінералізацією на глибоких шахтах (іноді понад 70 г/дм3). Однією з проблем є те, що дуже часто такі води скидаються безпосередньо у водойми без належної необхідної попередньої очистки. І внаслідок того, що поверхневі води забруднені шахтними, це спричиняє величезні не тільки екологічні, але й матеріальні збитки. Отже, стає очевидним, що високомінералізовані стічні води повинні піддаватися належному очищенню.

Тому метою даної роботи було вивчення процесів електрохімічної переробки високомінералізованих розчинів, розробка ефективної технології електрохімічної переробки з отриманням при цьому цінних речовин.

Для досягнення даної мети необхідно вирішити такі наукові задачі:

- вивчити процеси електрохімічної переробки високомінералізованих розчинів;

- визначити, яким чином можна отримувати корисні речовини при процесі електрохімічної переробки високомінералізованих розчинів у трикамерному електродіалізері;

- дослідити процеси утворення коагулянта на основі заліза у анодній області в залежності від сили струму та початкового рН розчину.

Розділ 1

ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ТА КОАГУЛЯЦІЙНЕ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

Розроблені досконалі установки баромембранного, електродіалізного, іонообмінного та термічного опріснення води не в змозі вирішити  дану проблему знесолення води в цілому, а лише вирішують її локально. Адже частіше за все утворені концентровані сольові відходи після будь-якого методу знесолення води скидаються в навколишнє природне середовище, цим самим спричиняючи погіршення якості природних вод [2].

1.1 Електрохімічне очищення води

Всі процеси, які відбуваються на електродах при одночасному пропусканні постійного електричного струму відносяться до електрохімічних методів очищення. А саме – електроліз, електродіаліз, електрофлотація, електрокоагуляція.

За допомогою електрохімічних методів ми можемо очищати питні води, а при умові очищення стічних вод ми можемо при процесі очищення витягати з них корисні та цінні продукти за допомогою відносно простої автоматизованої технологічної схеми очищення, при цьому не використовуючи хімічних реагентів. Досить велика витрата електроенергії – головний недолік електрохімічних методів. За допомогою електрохімічних методів очищення вод можна проводити безперервно та періодично. Основним недоліком цих методів є велика витрата електроенергії. Очищення вод електрохімічними методами можна проводити періодично або безперервно [3].

Щільність струму, напруга, вихід по току, коефіцієнт корисної використаної напруги, вихід по енергії – це та низка факторів, по яким оцінюється ефективність електрохімічних методів.  Очищення стічних і природних вод електрохімічним шляхом при проведенні електролізу водних розчинів електроліту засноване саме на використанні електричної енергії.

Рух рідкої фази або твердого тіла відбувається під дією електричного струму. Дані явища називають електрокінетичними, адже проявляються вони при переміщені одної фази відносно іншої, і на сьогоднішній день добре вивчені.

Є низка явищ, які можна спостерігати під впливом взаємного руху двох фаз. А саме:

1) електроосмос, що являє собою рух рідини відносно нерухомих стінок капілярів, або пористої мембрани внаслідок дії прикладеного ззовні електричного потенціалу.

2) електрофорез, який являє собою рух диспергованих частинок в дисперсійному середовищі під дією прикладеного ззовні електричного потенціалу.

3) потенціал течії (рухомих частинок), який був відкритий у 1880 році  Дорном, потенціал седиментації (осідання), що є виникненням потенціалу внаслідок впливу рухомих частинок відносно нерухомої рідини, або при осіданні тих частинок.

4) потенціал протікання, який був відкритий Квінке в 1859 році) і являє собою появу електричного потенціалу внаслідок механічного продавлювання рідини через пористу мембрану або капіляри, який незалежний від товщини мембрани і площі, але при цьому пропорційний різниці тисків, що викликають перебіг.

Перенос колоїдних частинок в електричному полі (електрофорез) або середовища (електроосмос) визначається експериментальним шляхом. Можливі також зворотнього типу вимірювання різниці потенціалів, що виникає при механічному русі колоїдних частинок(потенціал осідання) або ж середовища( потенціал течії). Але такі методі застосовуються дуже рідко.

Для того, щоб дослідити електрокінетичні явища експериментальним шляхом були також запропоновані інші різні прилади та методи.

  - Електроліз

Електроліз проходить в системах, які складаються з таких елементів:

- зовнішнє джерело струму;

- токопроводи, які являють собою металеві провідники І-го роду, які з’єднують електроди безпосередньо з джерелом струму;

- електроди, що являють собою занурені в розчин електроліту провідники першого роду;

- розчин електроліту, який є провідником ІІ-го роду, і в якому всі речовини є дисоційованими на йони, тому розчини електролітів є забрудненими, так як в них завжди наявні йони в певній концентрації)

Струм проходить через розчини електролітів за наступним механізмом. Потік електронів, які переміщуються від полюса з негативним зарядом до полюса з позитивним є електричним струмом в металевих провідниках. При з’єднанні полюсів джерела струму металевим провідником буде відбуватися наступне. Джерело струму буде засмоктувати електрони через полюс з позитивним зарядом і далі буде виштовхувати ці ж електрони у провідник через полюс щ негативним зарядом [4].

Проте, електролізи для обробки промислових стічних, належать до нестандартного обладнання. За рахунок очищення їх в елктролізері відбуваються такі процеси як електрофорез колоїдний часток, електрофлотація, окислення на аноді, електрокоагуляція.

При електрохімічній обробці стічних вод на аноді відбувається електрохімічне окислення, а на катоді – електрохімічне відновлення.

Катодні процеси зумовлені утворенням  водню, приєднанням водню до органічних речовин, заміщення на водень електронегативних груп в органічних речовинах. Анодні процеси можуть відбуватись в двох напрямках: по-перше, виділення і взаємодія атомарного кисню з органічними сполуками або утворення пероксиду водню і його взаємодія з органічними речовинами; по-друге, безпосереднє окислення органічних речовин на аноді за рахунок хемосорбції і електрохімічної взаємодії з анодом [5].

Рисунок 1.1 – Схема процесу електролізу

В процесі електрохімічного окислення реакції протікають з утворенням проміжних та кінцевих продуктів окислення. Проходження процесу залежить від матеріалу електродів, густини струму (напруги), концентрації домішок, сольового складу води, рН тощо.

Важливе значення під час окислення набуває густина струму. Значна кількість кисню, що утворюється на аноді, виділяється в вигляді газоподібного кисню і практично не використовується  в реакціях окислення. При непомірно великій густині струму значна кількість електрики витрачається на  електроліз води – в обох випадках знижується вихід по струму.

Правильний вибір матеріалу електроду впливає на ефективність електрохімічного окислення. Частіше за все, для виготовлення анодів використовують електропровідні корозійностійкі матеріали. В якості аноду може бути використаний свинець, а в якості катоду – сталь.

Два електроди занурено у розчин електроліту(рис. 1.1), які з’єднані з полюсами джерел струму. Один електрод заряджений позитивно, який є анодом. Інший електрод має негативний заряд і є катодом. При дисоціації електроліту утворюються іони, які рухаються у протилежних напрямках. Іони, що заряджені позитивно, які називаються катіонами, пересуваються до катода. А ті, що заряджені негативно, аніони, рухаються до анода. Коли катіони досягають катода, вони стають нейтральними атомами, або молекулами за рахунок того, что одержують від катода електрони, які їм не вистачає. В той же час аніони також переходять в нейтральні атоми, або групи атомів, за рахунок того, що вони віддають аноду електрони, які їм не потрібні.

Всі процеси електрохімічного типу відбуваються як за рахунок підведеної електричної енергії, так і при її одержанні [6].

За рахунок електричної енергії ззовні в електролізерах відбуваються хімічні перетворення. Розчин, який знаходиться в анодній області називається анолітом, а той, що в катодній – католітом.

Відмінність між хімічною та електрохімічною реакціями полягає в просторовому розділенні на два пов’язані процеси електрохімічної реакції. Однією з основних особливостей гомогенного хімічного процесу ж необхідність контакту частинок, що реагують між собою, у розчині. Іншою особливістю є те, що досить малим є шлях електрона, який має довжину, що не є більшим радіусу молекули, або ж атома.

Прилад, я якому відбувається процес електролізу називається електролізером. В електролізері вода рухається в горизонтальному напрямку вздовж поверхні електродів. Рух води в електролізері направлено вздовж поверхні електродів в горизонтальному напрямку. Стиснене повітря  для перемішування води подається через трубки з отворами, які занурено на дно електролізера.

На аноді відбувається реакція електрохімічного окислення, при якому іони віддають електрони, на катоді в цей час відбувається протікання реакції електрохімічного відновлення, при якому відбувається приєднання електронів.

Для очищення води від амінів, нітросполук, сульфідів, ціанідів та інших сполу використовуються ці процеси очищення. Речовини, які знаходяться в стічних водах, під час процесу електрохімічного окислення, розкладаються з виділенням СО2, NH3, а також води. В іншому випадку можуть утворюватися більш прості речовини, які не є токсичними, які при цьому можна виділити і іншими методами.

В якості аноду можуть бути використані різноманітні електролітичні матеріали, які є нерозчинними. Це можуть бути нанесені на титанову основу двоокис свинцю, марганцю, графіт. В якості ж катода використовують сплави з вольфраму з залізом, або з нікелем,  графіту, молібдену, або це можуть бути сплави інших металів, які покриті вольфрамом, молібденом, або їх сплавами [7]. На ряду з основними процесами окислення та відновлення можуть протікати і інші елетрохімічні процеси.

  - Електрокоагуляція

Принцип електрокоагуляції заснований на тому, що вода пропускається через електролізер, в який занурено електроди, а саме анод і катод. Для заміни коагулянтів у воду можуть бути додані іони важких металів, що були отримані шляхом електрохімічної переробки. В якості анода можуть бути використані алюмінієві або залізні електроди, при цьому буде відбуватися електролітичне розчинення, в наслідок чого іони металів, які перетворюються в солі, або гідроксиди і володіють коагулюючою здатністю будуть переходити у стічну воду [8].

Метод електрокоагуляції має зручності у використанні за рахунок факторів простоти управління, компактності установок, відсутності потреб у використанні реагентів, малої чутливості до умов проведення експерименту, отримання побічних речовин з цінними властивостями. Але як і інші методи, велике споживання електроенергії, а також витрати металу спричиняють незручності у використанні даного методу [9].

  - Електрофлотація

Очищення стічних вод, різноманітних розчинів після виробництв гальванічного типу, розчинів після від смолистих, емульгованих речовин, фосфатів, гідроокисів металу, жирів відбувається за рахунок методу електрофлотації. За рахунок того, що іони металу переходять у важкорозчинні сполуки відбувається прискорення процесу електрофлотації. Прилад, де відбувається даний процес називається електрофлотатором. Він може виконувати свою роботу як разом з іншим обладнанням, як приклад як проміжна ланка, так може працювати і самостійно [10].

  - Електродіаліз

Електродіаліз -  є методом  поділу розчинів електролітів шляхом їх виборчого перенесення через іоноселективні мембрани під дією електричного поля. Електродіаліз відноситься до електромембранних процесів і поєднує в собі риси як електрохімічного, так і мембранного процесів [11].

Трьохкамерний електролізер – найпростіший. Кожна камера відокремлена одна від одної мембраною. Розчин заливають у центральну(середню) камеру. В бічні камери, там де знаходяться електроди – заливають чисту воду. За рахунок струму аніони дифундують в анодний простір через аніонну мембрану. В анодному просторі на аноді спостерігається виділення кисню,а також утворюється кислота. В цей же час катіони переходять у катодний простір через катіонну мембрану. В катодній камері на катоді відбувається виділення водню, а також утворення лугу. З рахунок сили струму у центральній камері концентрація солей знижується до того часу, поки не стане близькою до нуля. Електродіаліз - метод поділу розчинів електролітів шляхом їх виборчого перенесення через іоноселективні мембрани під дією електричного поля. Електродіаліз відноситься до електромембранних процесів і поєднує в собі риси як електрохімічного, так і мембранного процесів.

Для проведення процесу електродіаліз використовуються спеціальні мембрани, які називаються іоноселективними. Вони діляться на катіонообмінні і аніонообмінні. Перші, катіонообмінні, – вибірково пропускають іони з позитивним зарядом (катіони), а другі, аніонообмінні, – іони з негативним зарядом (аніони). Даний тип мембран виготовляється з іонообмінних смол - органічних полімерів штучного походження.

За структурою іоноселективні мембрани можуть бути гомогенними або гетерогенними. Перші складаються тільки з іонообмінних смол, тоді як другі включають в себе інертний наповнювач, що підвищує їх механічну міцність. Також окремо виділяють інтерполімерні мембрани, у яких макромолекули іоніта і термопласта тісно переплетені між собою, причому між зв’язуючим і іонообмінним компонентом є хімічні зв'язки. Також іоноселективні мембрани можуть бути класифіковані за структурою матриці полімеру [12].

Також виділяють так звані біполярні мембрани, що представляють собою тісно прилягаючі один до одної катіонообмінні і аніонообмінні мембрани. Така будова мембрани дозволяє значно прискорити процес дисоціації молекул води, так як H + і OH- іони відводяться зі з'єднувального шару під дією електричного поля в протилежні секції, а кількість розкладеної на іони води заповнюється за рахунок дифузії недисоційованних молекул.

Іншою важливою класифікацією є поділ іоноселективних мембран на слабо-, середньо- і сильноосновні, якщо мова йде про аніонообмінної мембрані, і на слабо-, середньо- і сильнокислотні в разі катіонообмінних. Ця класифікація залежить від здатності до дисоціації іоногенних груп в складі мембрани.

Для прикладу буде розглянута установка електродіалізеру (рис. 1.2) , що складається з семи секцій. Вихідний соляний розчин подається в кожну з секцій, розділених іоноселективними мембранами. У крайніх секціях апарату встановлені електроди, необхідні для створення електричного поля в середовищі електроліту. Замикання ланцюга відбувається за допомогою провідника другого роду (перенесення електронів забезпечується іонною провідністю) - розчину електроліту. При накладенні електричного поля, іони електроліту і продукти дисоціації води H+ і OH- (в разі водного розчину) приходять в впорядкований рух. Катіони рухаються до катода, а аніони, відповідно, - до анода. Переміщенню іонів перешкоджають мембрани, що тягне за собою появу камер концентрування (непарні) і знесолення (парні) розчину. Виняток становлять крайні камери, в яких розташовані електроди, і в яких відбувається процес електролізу з утворенням лугу і кислоти. Знесолені і концентровані розчини з парних і непарних секцій об'єднуються у відповідні потоки і окремо відводяться з апарату. Реально існуючі апарати складаються з значно більшої кількості камер, тому потоки знесоленої води і концентрату значно перевищують кислий і лужний потоки [13].

Рисунок 1.2 – Схема електродіалізеру

Іони Н+ і ОН- переходять у центральну камеру за рахунок дифузії, при цьому відбувається утворення води. За рахунок цього процесу відбувається уповільнення переходу іонів до відповідних електродів.

  - Процес коагуляції

Однією  з головних проблем у процесі водопідготовки є наявність у воді завислих речовин, які обумовлюють каламутність та кольоровість води. Переважно ці речовини знаходяться у колоїдному стані. І для вирішення цієї проблеми у процесах очищення води, для знебарвлення та освітлення води використовують методики, що базуються на використанні реагентів, а саме коагулянтів, які здатні перевести колоїдно-дисперсні домішки та інші дрібнодисперсні частки в осад.

Коагуляція - процес злипання колоїдів в більші агрегати, який відбувається в результаті їх зіткнень при броунівському русі, змішуванні або направленому переміщенні в зовнішньому силовому полі, додаванні коагулянтів. При цьому відбувається випадання осаду - коагулянту.

Коагулянти (зазвичай це розчинні солі заліза або алюмінію) інтенсифікують процес коагуляції. Структура пластівців, які утворюються при коагуляції представлено на рис. 1.3.

Введення в воду цих речовин сприяє утворенню нової малорозчинної фази (в результаті гідролізу - взаємодії речовини з водою).

Таким чином, процес коагуляції полягає в прогресуючому укрупненні частинок і зменшенні їх чисельності в обсязі дисперсійного середовища [14].

Частинки дисперсної фази пручаються злипанню за рахунок різних механізмів. Дана здатність обумовлена ​​по-перше утворенням на поверхні частинок дисперсної фази подвійного електричного шару, що забезпечує електричну стабілізацію дисперсної системи. По-друге, працює молекулярно-адсорбційний механізм стабілізації, що полягає в утворенні навколо частинок шарів адсорбції, що складаються з молекул дисперсного середовища і розчинених в ньому речовин. По-третє, існує кінетичний фактор стійкості - мала частота зіткнень дисперсних частинок [15].

1 – молекули забруднювача; 2 – молекули коагулянту; 3 – «клейові» містки; 4 – «захоплена» вода

Рисунок 1.3 – Структура пластівців, що утворюються при коагуляції

Суть механізму очищення води від зважених колоїдних частинок складається в порушенні рівноважного стану системи - усунення балансу сил, що не дозволяють часткам осісти [16].

Для досягнення цієї мети використовується процес коагуляції колоїдних домішок (спрощено - коагуляція води). Процес введення коагулянту в розчин представлено на рис. 1.4.

Процес освітлення води відбувається не лише за рахунок коагуляції, а ще  і за рахунок сорбції та адгезії завислих речовин на розвинутій поверхні гідроокису металу.

Також підвищення гідравлічної крупності домішок спричинює укрупнення домішок, які наявні у воді, за рахунок чого підвищується ефект відстоювання. І як наслідок підвищується ефективність фільтрування, за рахунок кращої адгезії колоїдних та дисперсних домішок до фільтруючого завантаження.

Рисунок 1.4 – Введення коагулянту в розчин

Однією із найскладніших задач є видалення з води домішок колоїдного ступеню дисперсності.

Протиіони, за своєю коагуляційною здатністю, розміщуються в ліотропних рядах, в порядку збільшення їх коагуляційної здатності.

У ряду іонів, у яких близькі пороги коагуляції, з однаковим зарядом, менш гідратовані йони мають кращу коагуляційну здатність:

Li+<Na+<K+<NH4+<Rb+<Cs+

При збільшенні радіуса іона відбувається зменшення радіуса гідратної оболонки. Тобто, чим іон сильніше гідратований, тим його коагулююча здатність нижча.

Коагуляція буває повільна і швидка. При повільній коагуляції тільки незначна частина зіткнень частинок-колоїдів призводить їх до злипання, а коагулянт не випадає. При швидкій коагуляції кожне зіткнення має ефективність і тягне злипання частинок, а в колоїдному розчині поступово утворюється осад [17].

Мінімальну концентрацію дозуємої речовини (електроліту або не електроліту), яка ініціює процес коагуляції в системі з рідким дисперсійним середовищем, називають порогом коагуляції. При певних умовах коагуляція оборотна. Процес переходу коагулята назад в золь називають пептизацією, а провокують цей процес речовини - пептизатори. Пептизатори, будучи стабілізаторами дисперсних систем, адсорбуються на поверхні частинок, послаблюючи взаємодію між ними, в результаті чого відбувається розпад агрегатів. Особливо ефективно повернення в первинний стан проходить при введенні в середовище поверхнево-активних речовин, що знижують поверхневу міжфазну енергію і полегшують диспергування.

В реальних природних водах у воді наявні різноманітні домішки і є полідисперсними системами. Тому ці води є гетерофазними системами, які містять в собі нерозчинні у воді рідкі фази, або ж тверді домішки, що характеризуються різними ступенями дисперсності.

Тому, є такий різновид коагуляції як гетерокоагуляція. На стабільність колоїдної системи буде впливати співвідношення сил електростатичної взаємодії та сил міжмолекулярного притягування. У випадку, коли знаки зарядів колоїдних часток однакові електростатичні сили будуть силами відштовхування, якщо ж знаки зарядів колоїдних часток будуть протилежними – силами притягування [18].

Стабільність колоїдної системи визначається величиною поверхневого потенціалу частки, яка має менше значення заряду. Дане твердження справедливо тоді, коли знаки зарядів колоїдних часток однакові, а величини зарядів різні.

Енергія взаємодії колоїдних часток із розчинником впливає на процес гетерокоагуляції. Для більшості ліофобних золів характерна незначна енергія взаємодії, то сили Ван-дер-Ваальса є силами, що визначають стабільність систем.

У випадку, коли енергія взаємодії висока, то у більшості випадках саме вона і визначає стабільність колоїдних систем.

Теорія гетерокоагуляції була створена Б.В. Дерягіним на основі врахування балансу сил відштовхування та притягування між частинками. Головним висновком даної теорії є те, що електростатичні сили взаємодії різнойменно заряджених поверхонь змінюють знак і за всіх міжчасточкових відстаней стають силами притягування. За рахунок також сил молекулярного притягування відбувається швидка коагуляція при будь-яких концентраціях електроліту [19].

Різновидом гетерокоагуляції є взаємна коагуляція. Під час взаємної коагуляції відбувається взаємодія колоїдних часток з протилежними знаками зарядів. В цьому випадку відбувається швидка коагуляція, адже і електростатичні сили і сили Ван-дер-Ваальса спрямовані на притягування часток.

При рівності зарядів колоїдних часток, а також при рівності концентрації протилежно заряджених часток взаємна коагуляція проходить найбільш ефективно. Якщо дана рівність буде відсутня, процес коагуляції буде проходити не ефективно, або ж взагалі не наступить. Якщо ж буде велика різниця між величинами зарядів часток процес коагуляції зупиниться при утворенні агломератів, які ще називають агрегатами.

Коагулянти здатні викликати або прискорювати процес об'єднання дрібних зважених часток в угруповання (агрегати) внаслідок їх зчеплення при зіткненні. Використання коагулянтів дозволяє збільшити швидкість осадження зважених часток при очищенні рідин. Пластівці коагулянтів, осідаючи на дно, захоплюють за собою майже все зважені речовини і велика кількість мікроорганізмів. Вода стає прозорою, зменшується кольоровість її і часто усувається запах і присмак. Осідання зважених речовин при коагуляції триває 2-4 години. Щоб прискорити цей процес, воду, яка містить мало бікарбонатів, кальцію і магнію, підлужнюють вапном або содою [20].

Для очищення води зазвичай застосовують солі алюмінію і заліза.

Область застосування коагулянтів:

- очищення води господарсько-питного та промислового призначення;

- очищення природних вод в процесі водопідготовки;

- очищення води для плавальних басейнів;

- використання в різних галузях промисловості в якості сполучного, знесмолювання целюлози і т.д.) [21].

Все більшого поширення в процесах водопідготовки і очищення стічних вод отримують коагулянти на основі поліоксихлорид алюмінію.

Переваги цих коагулянтів в порівнянні з сульфатом алюмінію:

- поставка у вигляді розчинів, що робить більш зручним їх застосування (не треба розчиняти);

- більший відсотковий вміст активної речовини;

- отримання очищеної води більш високої якості;

- скорочення обсягу вторинних відходів;

- низький залишковий вміст алюмінію (<0,2 мг/дм3);

- не потрібно коригувати рН;

- широкий діапазон робочих температур [22].

1.6.1 Коагуляція із застосуванням солей заліза

Розглянемо, які процеси протікають при додаванні в колоїдний розчин сульфату заліза (III). Цей коагулянт у водному розчині дисоціює на іони заліза [Fe3+] і сульфат-іон [SO42-]:

Fe2(SO4)3 → 2 Fe3+ + 3 SO42-                                   (1.1)

Далі відбувається багатоступінчастий гідроліз, описуваний наступними рівняннями:

Fe3+ + H2O ↔ Fe(OH)2 +  + H+                                                 (1.2)

Fe(OH)2 + + H2O ↔ Fe(OH)2+ + H+                                           (1.3)

Fe(OH)2+ + H2O ↔ Fe(OH)3 ↓ + H+                                            (1.4)

Сумарне рівняння гідролізу:

Fe3+ + 3 H2O ↔ Fe(OH)3 ↓ + 3H+                                              (1.5)

Міцела - структурна одиниця ліофобних (слабо взаємодіючих з рідиною) колоїдів, яка не має певного складу. Будову міцели представлено на рис.1.5. Схематично її будова на прикладі міцели гідроксиду заліза (III) може бути зображено схемою:

{MFe (OH)3 2nFe(OH)2 + (2n - x)SO42-} 2x + xSO42-                 (1.6)

1 – адсорбований шар протиіонів; 2 – дифузійний шар протиіонів; 3 – шар потенціалвизначаючих іонів; 4 – колоїдна частка; 5 – міцела

Рисунок 1.5 – Будова міцели

Мікрокристал гідроксиду заліза, який утворює колоїдну частинку, вибірково адсорбує з навколишнього середовища іони, ідентичні іонам його кристалічної решітки. Залежно від хімічного складу розчину (надлишок сульфат - іонів або надлишок іонів заліза) мікрокристал набуває негативного або позитивного заряд. Такий заряджений кристал називається ядром міцели, а надають йому цей заряд потенціалвизначаючі іони.

Електричне поле зарядженої поверхні кристала притягує з розчину протиіони – іони, що несуть протилежний заряд. На границі поділу фаз утворюється подвійний електричний шар, товщину якого визначає зовнішні границі хмари протиіонов.

Подвійний електричний шар складається з адсорбційної і дифузійної частин. Адсорбційний шар включає в себе потенціалвизначаючі іони і частину протиіонів, адсорбованих на поверхні ядра. Дифузний шар добудовують інші протиіони в кількості, що сприяє електронейтральності міцели [23].

Подвійний електричний шар, що оточує колоїди, під впливом коагулянтів (електролітів), перебудовується: протиіони починають витіснятися з дифузійної в адсорбційну частину, і товщина всього електричного шару з часом зменшується до товщини адсорбційного шару. Дисперсні частинки потрапляють в область взаємного притягування, і настає швидка коагуляція.

1.6.2 Коагуляція із застосуванням солей алюмінію

Найчастіше  для очищення води коагуляцією на вітчизняних станціях водопідготовки і в басейнах використовують 18-ти водний кристалогідрат сульфату алюмінію – Al2(SO4)3 18 H2O.

За допомогою гідроксиду алюмінію забезпечується утворення крупних пластівців, за рахунок чого вони швидко осідають. При процесі гідролізу гідроксид алюмінію утворює коагуляційні структури, які є стійкими і які не руйнуються при перемішуванні. Це відбувається внаслідок того,  що у коагулянті наявні хлорид іони, за рахунок яких зменшується водоутримуюча здатність часток, тим самим сприяючи коагуляції. Порівнюючи гідроксид алюмінію з коагулянтом на основі  сульфату алюмінію, то при однаковому ступені очистки витрата першого є меншою на 25-30% [24]. Крім того, при великій жорсткості води можуть утворюватися осади з сульфату кальцію та сульфату магнію при використанні сульфат алюмінію.

Стійкі сполуки утворюються внаслідок зв’язування сульфат іонів та катіонів алюмінію, внаслідок чого спостерігається велика витрата коагулянту. Тому можемо сказати , що коагулянт на основі гідроксид алюмінію є більш перспективним, аніж коагулянт на основі сульфату алюмінію. Також, при порівнянні хлориду заліза з сульфатом алюмінію, можна затвердити, що при умові низької температури води процес коагуляції при використанні останнього є дуже низьким, в той час коли ефективність  процесу коагуляції  при використанні хлорида заліза майже не залежить від температурного режиму.

Але наслідком використання коагулянту на основі хлориду заліза є те, що збільшується кольоровість води.  Це відбувається за рахунок того, що іони заліза зв’язуються з деякими органічними лігандами, утворюючи при цьому кольорові комплекси. Тому, за допомогою використання змішаних коагулянтів ми можемо не лише отримувати цінні властивості коагулянту, але й одночасно позбавитися від ряду недоліків. Наприклад, найоптимальнішим є використання змішаного коагулянту FeCl3:Al2(SO4)3 у співвідношенні 1:1 [24].

Процеси, які відбуваються при введенні в воду солей алюмінію, аналогічні вищеописаним при додаванні солей заліза:

Al3 + + H2O ↔ Al(OH)2 + + H+                                                        (1.7)

Al(OH)2 + + H2O ↔ Al(OH)2+ + H+                                                  (1.8)

Al(OH)2+ + H2O ↔ Al(OH)3 ↓ + H+                                                (1.9)

Сумарне рівняння гідролізу:

Al3 + + 3H2O ↔ Al(OH)3 ↓ + 3 H+                                            (1.10)

Утворення осаду гідроксиду алюмінію відбувається при значеннях рН в діапазоні від 5 до 7,5. При рН < 5 осад не утворюється[25]. При рН > 8,5 йде розчинення утвореного гідроксиду алюмінію з утворенням алюмінатів:

Al2(SO4)3 + 6 NaOH = 2 Al(OH)3 ↓ + 3 Na2SO4                            (1.11)

Al(OH)3 + NaOH = Na[Al (OH)4] (NaAlO2 • 2H2O)               (1.12)

1.6.3 Контактна та об’ємна коагуляція

Коагулянти, в результаті гідролізу, утворюють малорозчинні гідроксиди металів. Їх використовують, коли у воді наявні дрібнодисперсні  домішки, колоїди, а також коли спостерігається значна кольоровість та каламутність води.

Всі домішки адсорбуються на поверхні гідроксидів металу, а потім видаляються з води за рахунок осадження, або фільтрування. Є великі переваги у використанні коагулянтів. Як приклад, це те, що за рахунок їх використання розміри очисних споруд можуть бути меншими, ніж зазвичай, а ефективність та швидкість очищення води зростає. Правильно підібрана та встановлена доза – запорука ефективного використання реагентного методу очищення води [24]. Це є важливим для того, щоб відбулося повне очищення води від забруднення. Адже надлишок або ж нестача коагулянту спричинює неповне протікання процесу коагуляції, через що у воді буде залишатися багато сполук алюмінію, що буде викликати опалесценцію.

Мінімальна доза, при якій досягається каламутність, кольоровість та концентрація залишкового заліза або алюмінію у воді на рівні, який затверджено за ГОСТом 2874-82 «Вода питна» називається оптимальною дозою і позначається До. ЇЇ визначають експериментально в лабораторних умовах внаслідок проведення пробного процесу коагуляції. До залежить від якості вихідної води, тому вона не є постійною величиною.

Пори процесі коагуляції відбувається гідроліз реагенту, за рахунок якого утворюються колоїдні агрегати, які характеризуються великою поверхневою енергію, а також високою адсорбційною ємністю. Розрізняють об'ємну коагуляцію  та контактну. У випадку першої - утворення колоїдних часток відбувається в об'ємі води, тоді як у випадку контактної – у товщі фільтруючого матеріалу [24].

Для того, щоб робота всіх очисних споруд була ефективною, проведення пробного коагулювання води є необхідною умовою. В результаті пробного коагулювання вирішується питання про збільшення або зменшення величини оптимальної дози реагенту. Це пов'язано із тим, що очисні споруди, які є діючими, мають різні технологічні параметри. У випадку об'ємного коагулювання визначаються такі параметри як горизонтальна швидкість руху води - для горизонтальних відстійників, швидкість підіймання та сходження - для вертикальних, інтенсивність навантаження на відстійні споруди, висота завислого шару – для освітлювача з завислим шаром осаду, розміри зони накопичення та осадження, гідравлічна крупність пластівців та інше.

У випадку контактного коагулювання відбувається визначення наступних параметрів таких як тип фільтруючої загрузки, висота шару, ступінь забрудненості фільтруючого матеріалу та швидкість фільтрування.

Один з варіантів очищення методом коагуляції - контактна коагуляція. Контактна коагуляція відбувається на зернах завантаження напірних вертикальних фільтрів механічного очищення. При цьому введення коагулянту здійснюється безпосередньо перед механічним фільтром. Зерна завантаження і частки, адсорбовані на них, служать центрами коагуляції. Процес утворення пластівців у цьому випадку значно прискорюється [26].

Перебіг процесу коагуляції з більш високою швидкістю і відсутність необхідності в відстійниках для формування і осадження пластівців осаду є безперечними перевагами контактної коагуляції.

До недоліків контактної коагуляції відноситься прискорене забруднення напірних фільтрів і потреба в частій регенерації завантаження, а також небезпека проскакування реагенту через неправильний вибір режиму коагуляції / фільтрування. Щоб перевірити - чи здійснюється контактна коагуляція чи ні, воду після механічних фільтрів перевіряють на вміст коагулянту [27].

Висновки до розділу 1

- Проведено аналіз літературних джерел та патентів по електрохімічним методам очищення води;

- Встановлено основні переваги та недоліки кожного методу;

- Встановлено, що проблема переробки високо мінералізованих розчинів вкрай актуальна та вимагає пошуків нових рішень;

- Визначено, що одним з перспективних напрямків вирішення проблеми переробки високо мінералізованих розчинів є електроліз, при якому можна отримати цінні продукти;

- Розглянуто основні аспекти процесів очищення води за допомогою коагулянтів;

- Встановлено, що синтез нових, дешевих та ефективних коагулянтів є перспективним напрямком досліджень.

РОЗДІЛ 2

ОБ'ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1 Мета, об’єкти та предмет дослідження

Мета роботи:  дослідження процесів електрохімічної переробки високомінералізованих розчинів та шламів з отриманням корисних продуктів.

Об’єкти дослідження: модельні розчини хлориду натрію різної концентрації, модельні розчини гумату натрію, суспензії бентоніту та каоліну, коагулянти Al2(SO4)3·18H2O, FeCl3·6H2O, коагулянт, отриманий з шламу глиноземного заводу.

Предмет дослідження: процеси переробки високомінералізованих розчинів електрохімічними методами та процеси отримання коагулянтів з відходів гірничодобувної промисловості.

2.2 Матеріали, реактиви, обладнання

2.2.1 Реактиви

- дистильована вода по ГОСТ 6709-72;

- сіль Мора ((NH4)2Fe(SO4)2·6H2O), ч.д.а., ГОСТ 4208-72);

- розчин аміаку (2/3), х.ч. по ГОСТ 3760-79;

- розчин сульфосаліцилової кислоти 10%, ч.д.а. по ГОСТ 4478-78;

- лужний розчин КI, ч.д.а.;

- розчин H2SO4 (1:4);

- розчин 0,1 Н тіосульфату натрію, стандартний розчин;

- розчин крохмалю 0,5% , індикаторний розчин;

- коагулянт Al2(SO4)3·18H2O;

- коагулянт FeCl3·6H2O;

- коагулянт, отриманий з шламу (коагулянт ШК);

- розчин HCl 10%;

- суспензія каоліну;

- розчин гумату натрію;

- модельний розчину бентоніту.

2.2.2 Обладнання

- електронні ваги лабораторні, клас точності по ГОСТ 2410;

- мірні колби місткістю 500, 1000  см3;

- стакани В-1-100, В-1-250 ТХС по ГОСТ 25336Е;

- піпетки 2-го класу точності по ГОСТ 20292-74;

- піпетки Мора ГОСТ 29169-91;

- набір посуду різного обєму;

- фотоколориметр типу КФК-2;

- рН-метр лабораторний И-150;

- набір  кювет (товщина колориметруючого шару до 100 мм);

- мірні циліндри місткістю 10, 25, 100 см3;

- фільтрувальна колонка з пісчаною загрузкою.

2.3 Електрохімічні процеси переробки концентрованих розчинів

При проведенні електролізу застосовували трикамерний електролізер, камери в якому розділені катіоннообмінною та аніонообмінною мембранами  (рис. 2.1).

Хлориди визначали методом Мора [28], жорсткість [28] та лужність [29] за стандартними методиками.

В якості катоду використовувалась пластина з легованої сталі 12Х18Н10Т. В якості аноду використовували пластину з заліза. Площа електродів SК = SА = 12 см2. Електроліз проводили при силах струму від 0,5 до 2 А.

Кt – катод із легованої сталі; Аn – анод із заліза; А – аніонообмінна мембрана МА-41;  К – катіонообмінна мембрана МК-40

Рисунок 2.1 – Схема трикамерного електролізеру

Вихід за струмом (В, %) розраховували як відношення реальної кількості речовини, перенесеної при електролізі, до теоретичної кількості речовини, розрахованої за законом Фарадея (формула 2.1):

(2.1)

де qP – кількість електрики, яка реально витрачена на перенесення грам-еквіваленту речовини;

qТ – теоретично розрахована кількість електрики, яка необхідна для перенесення грам-еквіваленту речовини;

mФ – кількість фактично перенесеної речовини, г-екв;

mТ – теоретично визначена кількість перенесеної речовини, г-екв.

Кількість фактично перенесеної речовини розраховували, виходячи з різниці концентрацій і об’єму розчину.

Теоретичну кількість перенесеної речовини (г-екв) визначали за формулою 2.2:

(2.2)

де КЕ – електрохімічний еквівалент (0,03731 г-екв/(А∙год));

І – сила струму, А;

t – час, год.

2.4  Приготування робочих  розчинів

Приготування розчину сірчаної кислоти  з молярною концентрацією С (1/2 Н2 SO4 ) = 0,1 моль/дм3. Розчин соляної кислоти  з молярною концентрацією   С (1/2 Н2 SO4) = 0,1 моль/дм3 готували наступним чином: 2,8 см3 концентрованої сірчаної кислоти переносили в мірну колбу  місткістю 1 дм3, наполовину заповнену  дистильованою водою, доводили об’єм розчину до мітки і перемішували. Концентрацію отриманого розчину кислоти перевіряли титруванням [30].

Приготування розчину аміаку (2:3). Розчин концентрованого аміаку розбавляли з дистильованою водою у співвідношенні 2:3  у витяжній шафі [31].

Приготування розчину сульфосаліцилової кислоти з концентрацією 10%.  Наважку солі сульфосаліцилової кислоти  масою 50 г  переносили у мірну колбу на 100 см3, доводили дистильованою водою та перемішували до повного розчинення солі в колбі [32].

Приготування розчину  соляної кислоти 0,1 М. Фіксонал кислоти соляної 0,1 моль/дм3 переносили у мірну колбу місткістю 1000,0 см3  і об'єм розчину доводили до мітки дистильованою водою. Розчин зберігали у флаконах з темного скла з притертим корком  протягом не більше ніж одного місяця при температурі від 4 до 8  °C [33].

Приготування лужного розчину KI 15%. Готували 15% розчин КІ в 32% розчині КОН на 500 см3. Наважки 75 г  КІ та 160 г КОН розчиняли  у мірних колбах, кількісно переносили у колбу на 500 см3 та охолоджували отриманий  розчин [34].

Приготування розчину  крохмалю 0,5%.  Для приготування робочого розчину наважку 0,5 г крохмалю розчиняли  в 100 см3 теплої води, кип’ятили протягом 5 хв та охолоджували до кімнатної температури [35].

Приготування суспензії бентоніту з концентрацією 100 мг/дм3. Зважували наважку бентоніту масою 100 мг на аналітичних вагах. Наважку переносили у колбу місткістю у 1 дм3 і об'єм розчину доводили до мітки дистильованою водою.

Приготування суспензії гумату натрію з концентрацією 16,8 мг/дм3. На аналітичних вагах зважували наважку гумату натрію масою 16,8 мг. Наважку переносили у колбу місткістю у 1 дм3 і об'єм розчину доводили до мітки водою.

Приготування суспензії каоліну з концентрацією 100 мг/дм3. За допомогою аналітичних вагів готували наважку каоліну масою 100 мг. Наважку переносили у колбу місткістю у 1 дм3 і об'єм розчину доводили до мітки водою.

2.5 Методики визначення сполук в розчинах

2.5.1 Визначення лужності методом кислотно-основного титрування з індикатором  метилоранж

Для визначення лужності в конічну колбу місткістю 250 см3 піпеткою відміряли 100 см3 досліджуваної води, додавали 3-4 краплі метилового оранжевого і титрували 0,1 М робочим розчином HCl до переходу забарвлення від жовтого до помаранчевого (рН = 4) [36]. Лужність розраховували за формулою 2.3:

Л = NHCl∙VHCl∙1000V(пр) (мг-екв/дм3)                              (2.3)

2.5.2 Визначення жорсткості

Визначення жорсткості проводили відповідно стандартної методики. У конічну колбу вносили 100 см3 випробуваної води або менший об’єм, розведений до 100 см3 дистильованою водою. Потім додавали 5 см3 буферного розчину, 5-7 крапель індикатору хромогену чорного з натрієм і титрували при сильному збовтуванні 0,05 Н розчином трилону Б до зміни забарвлення в еквівалентній точці (забарвлення повинно бути синім з зеленуватим відтінком). Жорсткість проби розраховували за формулою 2.4:

Ж = NтрБ∙Vпр∙1000V(пр) (мг-екв/дм3)                                (2.4)

2.5.3 Визначення концентрації хлоридів

Згідно з методикою [38] хлорид-іони титрували в кислому середовищі розчином азотнокислої ртуті в присутності діфенілкарбазону, при цьому утворювалася розчинна хлорна ртуть. В кінці титрування надлишкові іони ртуті з діфенілкарбазоном утворювали забарвлене у фіолетовий колір комплексне з'єднання. Зміна забарвлення в еквівалентній точці виражалося чітко, в зв'язку з цим кінець титрування визначали з великою точністю. Точність методу становить 0,5 мг/дм3.

Відбирали 100 см3 досліджуваної води, додавали 10 крапель змішаного індикатора і по краплях 0,2Н розчин HNO3 до появи жовтого забарвлення (рН = 3,6), після чого додавали ще п'ять крапель 0,2Н розчину HNO3 і титрували з мікробюретки розчином азотнокислої ртуті. До кінця титрування забарвлення розчину набувало помаранчевого відтінку. Титрування продовжували повільно, по краплях додаючи розчин азотнокислої ртуті,сильно збовтуючи пробу до появи слабо-фіолетового відтінку.

Метод може бути використаний для визначення і більш високих концентрацій хлорид-іонів у воді (більше 10 мг/дм3). В цьому випадку відбирали менший обсяг води (вміст Сl- в відібраному обсязі повинно бути не менше 10 мг) і розбавляли дистильованою водою до 100 см3 додавали ті ж реактиви і в тій же кількості і титрували з бюретки розчином азотнокислої ртуті, як описано вище. Розбіжності між результатами повторних визначень при утриманні Сl- в воді до 10 мг/дм3 - 0,5 мг/дм3.

Вміст хлорид-іонів (Х) в мг/дм3 вираховували за формулою 2.5:

Х = (V1 ·  35,5 · K · 1000)/V2                                    (2.5)

де V1 – кількість азотнокислої ртуті, витрачений на титрування, см3;

К – поправочний коефіцієнт до титру розчину азотнокислої ртуті;

V2 – Обєм води, взятий для визначення, см3.

2.5.4 Потенціометричний метод визначення рН

Потенціометричний метод визначення рН полягає у визначенні потенціалу зануреного в досліджуваний розчин електрода, який є оборотним відносно іонів Н+. Індикаторними електродами, потенціал яких залежить від концентрації іонів водню, можуть бути водневий електрод (Н+| Н2,Pt), стибієвий та скляний.

В рН-метрах як індикаторний використовується скляний електрод. Він являє собою кульку (мембрану) із спеціального скла, яка припаяна до звичайної скляної трубки. Всередині скляної кульки розміщено хлорсрібний електрод в 0,1 М розчині НСl. Якщо скляний електрод занурити в досліджуваний водний розчин, то на внутрішній і зовнішній поверхнях мембрани перебігатимуть реакції обміну іонами Н+ між розчином та склом і виникнуть стрибки потенціалу, які залежать від рН розчинів в кульці та ззовні скляного електрода. Оскільки рН розчину в середині скляної кульки величина стала, потенціал електрода залежатиме тільки від рН зовнішнього розчину [39].

2.5.5 Фотометричний метод визначення концентрації загального заліза

Залізо (III) утворює із сульфосаліциловою кислотою залежно від кислотності розчину ряд забарвлених комплексів. При рН 1,8-2,5 утворюється червоно-фіолетовий катіонний комплекс, що має смугу поглинання λ.mах= 510 нм та ε mах = 1,8∙103. При збільшенні рН до 4-8 розчин набуває червоно бурого забарвлення, характерного для аніонного біс- комплексу.

У лужних середовищах (9 < рН < 11,5) утворюється комплекс жовтого кольору зі смугою поглинання λ.mах = 416 нм та ε mах = 5,8∙l03. При рН > 12 відбувається його розкладання з випадінням в осад гідрооксиду заліза. Раніше передбачалося, що комплекс, що утворюється в лужних середовищах, є трисульфосаліцилатом Fe (III).

Для визначення загального заліза спочатку будували калібрувальний графік. Для цього у п'ять мірних колб місткістю 50,0 см3 вводили стандартний розчин заліза з вмістом (мг): 0,05; 0,10; 0,15; 0,20 і 0,30 відповідно, 10 см3 дистильованої води, 5 см3 розчину сульфосаліцилової кислоти, 5 см3 розчину аміаку. Вміст колб розбавляли дистильованою водою до мітки. Розчини фотометрували відносно води й будували калібрувальний графік. Результати фотометричних вимірювань наведено в таблиці 2.1. Калібрувальний графік для визначення загального заліза наведено на рисунку 2.2.

Для визначення заліза в аналізованому розчині аліквоту цього розчину поміщали у мірну колбу місткістю 50,0 см3. З розчином проводили ті ж операції й у тій же послідовності, що й при приготуванні розчинів, використовуваних для побудови калібровки, а потім фотометрували відносно води. Вміст заліза визначали за калібровочним графіком [40]. Чутливість методу визначення 0,05 мг/дм3.

Таблиця 2.1 – Дані для побудови калібрувального графіку з  визначення вмісту загального заліза

| Концентрація загального заліза, мг/дм3 | Оптична густина (D) |
| --- | --- |
| 1 | 0,247 |
| 2 | 0,38 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 0,58 |
| 5 | 0,56 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 0,72 |
| 8 | 0,79 |
| 9 | 0,8 |
| 10 | 0,9 |

Рисунок 2.2 – Калібрувальний  графік для визначення вмісту загального заліза

2.5.6 Визначення активного хлору

Для визначення концентрації активного хлору в воді  у колбу додавали 10 см3 проби, 20 см3 HCl (4H), 10 см3 20%-го KI. Далі для проходження реакцій ставили розчин у темне місце на 10 хвилин, після чого титрували 0,1Н Na2S2O3 до світло жовтого кольору [41].

Далі до отриманого розчину додавали 5 см3  0,5 %-го розчину крохмалю і титрували Na2S2O3  до повного знебарвлення. Концентрацію активного хлору розраховували за формулою 2.6:

С(Сl-) =NNa2S2O3)∙VNa2S2O3∙1000V(пр)                                   (2.6)

2.5.7 Визначення концентрації тривалентного заліза

Визначення можна проводити тільки у пробах, що не оброблені з  метою руйнування органічних компонентів та не кип’ячені, тобто у пробах,  де залізо (II) не окиснене до заліза (III).

Побудова калібрувального графіку для  визначення заліза (III). У ряд термостійких стаканів місткістю 250 см3 виливали 0,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0; 60,0; 80,0; 90,0 см3 робочого розчину з вмістом заліза 0,01 мг/дм3 і доводили дистильованою водою  до 100 см3.

Концентрації розчинів дорівнювали 0,0; 0,2; 0,4;……..9 мг/дм3 відповідно. Далі доводили рН розчинів до 3 - 5, додавали 2 см3 сульфосаліцилової кислоти і через 5хв визначали оптичну густину при λ = 500 нм у кюветі 1 см. Результати фотометричних вимірювань наведено в таблиці 2.2. Калібрувальний графік для визначення тривалентного заліза наведено на рисунку 2.3.

Таблиця 2.2 – Вихідні дані для побудови калібрувального графіку визначення вмісту заліза тривалентного

| Концентрація тривалентного заліза, мг/дм3 | Оптична густина (D) |
| --- | --- |
| 1 | 0,026 |
| 2 | 0,054 |
| 3 | 0,082 |
| 4 | 0,11 |
| 5 | 0,138 |
| 6 | 0,164 |
| 7 | 0,192 |
| 8 | 0,218 |
| 9 | 0,244 |

Рисунок 2.3 – Калібрувальний  графік для визначення тривалентного заліза

Для визначення концентрації тривалентного заліза пробу об’ємом 10 – 80 см3 вносили у мірну колбу та доводили розчином аміаку або соляної кислоти  до рН 3 – 5 (за індикаторним папірцем), додавали 2 см3 сульфосаліцилової кислоти або сульфосаліцилату натрію, доводили до позначки дистильованою водою і через 5 хв вимірювали оптичну густину при λ = 500 нм у кюветах з товщиною шару 10 та 50 см в порівнянні з дистильованою водою [42].

2.5.8 Визначення каламутності води фотометричним методом

Каламутність, що виражається у мг на 1 дм3 во	ди, визначали фотоколориметричним методом.

У кювету переносили достатню кількість перемішаної проби і вимірювали оптичну густину, використовуючи червоний світлофільтр. Каламутність досліджуваної проби визначали за калібрувальним графіком [24].

2.5.9 Визначення кольоровості води фотометричним методом

При визначенні колірності води за допомогою фотоелектроколориметра використовували кювети з товщиною шару, що поглинає світло 5 - 10 см. Контрольною рідиною була дистильована вода. З проби, при необхідності,  видалялись завислі речовини шляхом фільтрування через паперовий фільтр «синя стрічка». Оптична густина проби вимірювалась в синій частині спектру зі світлофільтром при λ – 413 нм. Колірність визначали по градуювальному графіку [24]. Отримані результати виражаються в градусах хромато-кобальтової шкали.

2.6 Дослідження процесів демінералізації води  в робочій камері

Дослідження процесів переробки високомінералізованих розчинів проводили в трикамерному електролізері. Для експериментів використовували модельні розчини NaCl різної початкової концентрації. В експериментах досліджували вплив ряду параметрів на процес електролізу:

- рН розчинів в різних камерах електролізеру;

- лужність;

- початкову мінералізацію розчинів та ін.

Кінцевою метою проведених дослідів було максимальне зниження концентрації солей в оброблюваних розчинах та паралельне отримання корисного продукту – коагулянту FeCl3.

В результаті процесу електродіалізу NaCI на аноді будуть проходити такі процеси:

(2.7)

Відповідно на катоді будемо спостерігати:

(2.8)

Якщо використовувати залізний анод, то в процесі електролізу він буде розчинятись, насичуючи розчин в 3 камері залізо. За певних сприятливих умов іони заліза будуть сполучатись з іонами хлору. Цей процес повинен мінімізувати утворення вільного хлору та його вихід з камери. Крім того, хлорид заліза, що буде утворюватись – це ефективний коагулянт. Досягнувши достатньої його концентрації, розчин з 3 камери можна використовувати в процесах очищення води. За рахунок проходження процесів окислення в анодній області відбувається утворення кислоти. В катодній області проходять процеси відновлення, за рахунок чого там відбувається утворення лугу.

В ході експериментів використовували модельні розчини гідрооксиду натрію з початковою концентрацією 50 мг-екв/дм3 (катодна область), розчини хлористого натрію з початковою концентрацією 20 г/дм3 (середня область). В анодній області використовували дистильовану воду, підкислену до необхідного значення  рН соляною кислотою. Сила струму при різних експериментах складала від 0,1 до 1 А.

2.6.1 Дослідження процесів електрохімічної переробки розчину хлориду натрію при початковій силі струму 0,2 А та рН = 3

Для проведення дослідів готували модельний розчин NaCl. Фіксонал кислоти соляної 0,1 моль/ дм3  переносили у мірну колбу місткістю 1000,0 см3  і об'єм розчину доводили до мітки дистильованою водою. Розчин зберігали у флаконах з темного скла з притертим корком  протягом одного місяця при температурі від 4 до 8 °C [43].

В робочу центральну камеру електролізера подавали розчин NaCl з концентрацією 20 г/дм3 для знесолення. Початкова концентрація хлоридів в 2 камері складала 13135 мг/дм3 (370 мг-екв/дм3). Лужність = 59 мг-екв/дм3.

В катодну камеру на початковому етапі додавали 0,05 Н розчин NaOH для забезпечення достатньої електропровідності та рН на рівні 12, в анодну камеру додавали підкислену 0,05 Н розчином HCl дистильовану воду. Початкове значення рН становило 3. Силу струму постійно тримали на рівні 0,2 А. Через кожні 20 хв визначали лужність в 1 та 2 камері, концентрацію хлоридів в другій камері та концентрацію заліза в 3 камері. Аналізи проводили за методиками [40], [42]. Результати експериментальних даних наведені у табл. 2.3

Таблиця 2.3 – Зміна концентрації хлоридів, заліза та лужності в залежності від часу електролізу при початковій силі струму 0,2 А, та рН = 3

| N | t, хв | І камера | ІІ камера |  |  | ІІІ камера |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лужність, мг-екв/дм3 | Лужність, мг-екв/дм3 | Cl-, мг-екв/дм3 | Cl-, мг/дм3 | Fe, мг/дм3 | рН | U, В |
| 0 | - | 59,00 | 0,15 | 370,00 | 13135,00 | - | 3 | - |
| 1 | 20 | 60,00 | 17,00 | 350,00 | 12425,00 | 70,00 | 3 | 31 |
| 2 | 40 | 69,00 | 17,00 | 330,00 | 11715,00 | 90,00 | 3,169 | 20 |
| 3 | 60 | 83,00 | 19,00 | 300,00 | 10650,00 | 100,00 | 3,86 | 20 |
| 4 | 90 | 100,00 | 20,00 | 285,00 | 10117,50 | 220,00 | 4,27 | 15 |
| 5 | 120 | 122,00 | 16,00 | 255,00 | 9052,50 | 810,00 | 4,69 | 10 |
| 6 | 180 | 153,00 | 32,00 | 225,00 | 7987,50 | 1200,00 | 3,6 | 10 |
| 7 | 240 | 188,00 | 23,00 | 171,85 | 6101,50 | 1300,00 | 4,019 | 10 |
| 8 | 300 | 215,00 | 26,00 | 92,50 | 3283,75 | 1300,00 | 4,14 | 10 |
| 9 | 360 | 240,00 | 25,00 | 75,00 | 2662,50 | 1300,00 | 4, 6 | 10 |
| 10 | 420 | 300,00 | 25,00 | 58,30 | 2070,80 | 1700,00 | 4,3 | 10 |

2.6.2 Дослідження процесів електрохімічної переробки розчину хлориду натрію при початковій силі струму 0,2 А та рН = 7

Наступним етапом дослідження процесів електрохімічної переробки  високомінералізованих розчинів було вивчення впливу рН. Для цього попередні досліди повторювали, але початкове рН в 3 камері становило 7.

В робочу центральну камеру електролізера подавали розчин NaCl з концентрацією 20 г/дм3 для знесолення. В катодну камеру на початковому етапі додавали 0,05 Н розчин NaOH для забезпечення достатньої електропровідності та забезпечення рН на рівні 12, в анодну камеру додавали  дистильовану воду. Початкова концентрація хлоридів в 2 камері складала 13135 мг/дм3 (370 мг-екв/дм3). Початкова лужність = 59 мг-екв/дм3.

Силу струму постійно тримали на рівні 0,2 А. Через кожні 20 хв визначали лужність в 1 та 2 камері, концентрацію хлоридів в другій камері та концентрацію заліза в 3 камері. Аналізи проводили за методиками [40], [42].  Результати експериментальних даних наведені у табл. 2.4

Таблиця 2.4 – Зміна концентрації хлоридів, заліза та лужності в залежності від часу електролізу при початковій силі струму 0,2 А, рН = 7

| N | t, хв | І камера | ІІ камера |  |  | ІІІ камера |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лужність, мг-екв/дм3 | Лужність мг-екв/дм3 | Cl-, мг-екв/дм3 | Cl-, мг/дм3 | Fe, мг/дм3 | рН | U, В |
| 0 | - | 59,00 | 0,15 | 370,00 | 13135,00 | - | 7 | - |
| 1 | 20 | 77,00 | 20,00 | 370,00 | 13135,00 | 600,00 | 4,782 | 25 |
| 2 | 40 | 77,00 | 22,00 | 370,00 | 13135,00 | 340,00 | 5,171 | 10 |
| 3 | 60 | 90,00 | 20,00 | 350,00 | 12425,00 | 900,00 | 5,743 | 10 |
| 4 | 90 | 120,00 | 23,00 | 330,00 | 11715,00 | 2150,00 | 5,711 | 10 |
| 5 | 120 | 128,00 | 25,00 | 265,00 | 9407,50 | 3000,00 | 5,342 | 10 |
| 6 | 180 | 165,00 | 21,00 | 162,00 | 5768,00 | 4000,00 | 5,063 | 10 |
| 7 | 240 | 195,00 | 30,00 | 143,30 | 5088,00 | 5500,00 | 5,481 | 10 |
| 8 | 300 | 270,00 | 19,00 | 112,50 | 3993,00 | 5500,00 | 5,4 | 10 |
| 9 | 360 | 292,00 | 20,00 | 102,50 | 3638,70 | 5500,00 | 5,109 | 10 |

2.6.3 Дослідження процесів електрохімічної переробки розчину хлориду натрію при початковій силі струму  0,5 А та рН = 3,2

Для проведення дослідів готували модельний розчин NaCl. Фіксонал кислоти соляної 0,1 моль/ дм3  переносили у мірну колбу місткістю 1000,0 см3  і об'єм розчину доводили до мітки дистильованою водою. Розчин зберігали у флаконах з темного скла з притертим корком  протягом одного місяця при температурі від 4 до 8 °C [43].

В робочу центральну камеру електролізера подавали розчин NaCl з концентрацією 20 г/дм3 для знесолення. Початкова концентрація хлоридів в 2 камері складала 13135 мг/дм3 (370 мг-екв/дм3). Лужність = 59 мг-екв/дм3.

В катодну камеру на початковому етапі додавали 0,05 Н розчин NaOH для забезпечення достатньої електропровідності та рН на рівні 12, в анодну камеру додавали підкислену 0,05 Н розчином HCl дистильовану воду. Початкове значення рН становило 3,2. Силу струму постійно тримали на рівні 0,5 А. Через кожні 20 хв визначали лужність в 1 та 2 камері, концентрацію хлоридів в другій камері та концентрацію заліза в 3 камері. Аналізи проводили за методиками [40], [42]. Результати експериментальних даних наведені у табл. 2.5.

Таблиця 2.5 – Зміна концентрації хлоридів, заліза та лужності в залежності від часу електролізу при початковій силі струму 0,5 А, рН = 3,2

| N | t, хв | І камера | ІІ камера |  |  | ІІІ камера |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лужність мг-екв/дм3 | Лужність мг-екв/дм3 | Cl-, мг-екв/дм3 | Cl-, мг/дм3 | Fe, мг/дм3 | Fe, мг-екв/дм3 | U, В | рН |
| 0 | - | 59,00 | 0,15 | 370,00 | 13135,00 | - | - | - | 3,2 |
| 1 | 30 | 72,00 | 16,00 | 350,00 | 12425,00 | 950,00 | 50,90 | 40-50 | 5,1 |
| 2 | 60 | 107,00 | 19,00 | 300,00 | 10650,00 | 1800,00 | 96,46 | 20-35 | 4,855 |
| 3 | 120 | 172,00 | 23,00 | 170,00 | 6035,00 | 3700,00 | 198,28 | 15-20 | 5 |
| 4 | 180 | 224,00 | 30,00 | 52,50 | 1863,00 | 4650,00 | 249,19 | 10-15 | 4,695 |
| Продовження таблиці 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 240 | 285,00 | 20,00 | 25,00 | 887,50 | 4900,00 | 262,50 | 30-55 | 4,298 |
| 6 | 300 | 312,00 | 20,00 | 2,25 | 79,80 | 4900,00 | 262,50 | 55 | 4,557 |
| 7 | 360 | 330,00 | 20,00 | 2,00 | 71,00 | 4900,00 | 262,50 | 50 | 4,53 |

2.6.4 Дослідження процесів електрохімічної переробки розчину хлориду натрію при додаванні залізної стружки в анодну камеру (початкова сила струму 0,5 А,  рН = 3,78)

При проведенні попередніх досліджень спостерігалось активне виділення газоподібного хлору з 3 камери. Для уникнення цього явища було досліджено ефективність додаткового насичення розчину в анодній області іонами заліза. Такий ефект був досягнутий за рахунок збільшення площ електроду. Площу залізного електроду збільшували за рахунок додавання залізної стружки в анодну область.

В робочу центральну камеру електролізера подавали розчин NaCl з концентрацією 165 г/дм3 для знесолення. Початкова концентрація хлоридів в 2 камері складала 106500 мг/дм3 (3000 мг-екв/дм3). Лужність початкова складала 65 мг-екв/дм3.

В катодну камеру на початковому етапі додавали 0,05 Н розчин NaOH для забезпечення достатньої електропровідності та рН на рівні 12, в анодну камеру додавали підкислену 0,05 Н розчином HCl дистильовану воду. Початкове значення рН становило 3,2. Силу струму постійно тримали на рівні 0,5 А. Через кожні 60 хв визначали лужність в 1 та 2 камері, концентрацію хлоридів в другій камері та концентрацію заліза в 3 камері. На 660 хвилині та 1140 хвилині робочий розчин в катодній камері був замінений на новий. Аналізи проводили за методиками [40], [42]. Результати експериментальних даних наведені у табл. 2.6.

Таблиця 2.6 – Зміна концентрації хлоридів, заліза та лужності в залежності від часу електролізу при початковій силі струму 0,5 А, та рН = 3,78 з додаванням залізної стружки в анодну камеру

| N |  |  | t, хв | I камера | II камера |  |  |  |  | III камера |  |  |  |  | U, B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Лужн. мг-екв/дм3 | Лужн. мг-екв/дм3 |  | Cl-, мг-екв/дм3 |  | Cl-, мг/дм3 | Fe, мг/дм3 |  | Fe, мг-екв/дм3 |  | pH |  |  |
| 0 |  |  | 0 | 65 | 0,78 |  | 3000 |  | 106500 | - |  | - |  | 3,78 | 0 |  |
| 1 |  |  | 60 | 100 | 29 |  | 2700 |  | 95850 | 1100 |  | 59,13 |  | 4 | 50/10 |  |
| 2 |  |  | 120 | 190 | 30 |  | 2500 |  | 88750 | 2050 |  | 110,2 |  | 4 | 5 |  |
| 3 |  |  | 180 | 255 | 45 |  | 2285 |  | 81130 | 2550 |  | 137,09 |  | 4 | 5 |  |
| 4 |  |  | 240 | 365 | 70 |  | 2150 |  | 76325 | 2730,6 |  | 146,8 |  | 4 | 5 |  |
| 5 |  |  | 300 | 595 | 70 |  | 2150 |  | 76325 | 3080 |  | 165,59 |  | 4 | 5 |  |
| 6 |  |  | 360 | 635 | 65 |  | 2000 |  | 71000 | 3000 |  | 159,13 |  | 4 | 5 |  |
| 7 |  |  | 420 | 700 | 68 |  | 1800 |  | 63900 | 3720 |  | 200 |  | 4 | 5 |  |
| 8 |  |  | 480 | 785 | 70 |  | 1725 |  | 61237,5 | 3840 |  | 206,45 |  | 4 | 5 |  |
| 9 |  |  | 540 | 940 | 70 |  | 1640 |  | 58220 | 3850 |  | 206,98 |  | 4 | 5 |  |
| 10 | 600 |  | 800 | 80 |  | 1640 |  | 58220 | 6400 |  | 344,08 |  | 4 | 5 |  |
| 11 | 660 |  | 185 | 100 |  | 1460 |  | 51830 | 6900 |  | 370,9 |  | 4 | 5 |  |
| 12 |  | 720 |  | 450 | 115 |  | 1420 |  | 50410 | 5840 |  | 313,97 |  | 4 | 5 |  |
| 13 |  | 780 |  | 380 | 120 |  | 1333,3 |  | 47332,1 | 7440 |  | 406,55 |  | 4 | 5 |  |
| 14 |  | 840 |  | 360 | 105 |  | 1250 |  | 44375 | 8370 |  | 450 |  | 4 | 5 |  |
| 15 |  | 900 |  | 500 | 105 |  | 1216 |  | 43191,66 | 9460 |  | 508,6 |  | 4 | 5 |  |
| 16 |  | 960 |  | 350 | 110 |  | 916,6 |  | 32541,6 | 9300 |  | 715 |  | 4 | 5 |  |
| 17 |  | 1020 |  | 550 | 85 |  | 850 |  | 30175 | 9430 |  | 506,9 |  | 4 | 5 |  |
| 18 |  | 1080 |  | 575 | 87 |  | 816,6 |  | 28991,6 | 9840 |  | 537,7 |  | 4 | 10 |  |
| 19 |  | 1140 |  | 115 | 75 |  | 466,66 |  | 16566,6 | 9880 |  | 477,4 |  | 4 | 25-10 |  |
| 20 |  | 1200 |  | 600 | 70 |  | 385,7 |  | 13692,8 | 11000 |  | 645,16 |  | 4 | 10 |  |
| 21 |  | 1260 |  | 640 | 65 |  | 330 |  | 11715 | 12500 |  | 672 |  | 4 | 10 |  |
| 22 |  | 1320 |  | 60 | 50 |  | 165 |  | 5857,5 | 13910 |  | 747,8 |  | 4 | 35 |  |
| 23 |  | 1380 |  | 150 | 45 |  | 7 |  | 248,5 | 14000 |  | 752,6 |  | 4 | 50 |  |

2.7 Дослідження ефективності різних типів коагулянтів

Для оцінки ефективності очищення води різними типами коагулянтів при проведенні даних досліджень використовували три модельні розчини порівняння – бентоніт (табл. 2.7), каолін (табл. 2.8) та гумат натрію (табл. 2.9). Такі суспензії та модельні розчини досить добре імітують основні компоненти природних вод, котрі зумовлюють появу високих показників кольоровості та каламутності. Для підтвердження отриманих результатів, досліджувані марки коагулянтів, включаючи синтезований з шламу глиноземного заводу, тестували на реальній воді з річки Дніпро (точка відбору – м. Київ). Результати експериментів по очищенню дніпровської води наведені в таблицях 2.10 та 2.11.

З кожним модельним розчином було проведено ряд експериментів з використанням найбільш розповсюджених коагулянтів промислового виробництва Al2(SO4)3·18H2O та FeCl3·6H2O, а також з коагулянтом, отриманим з шламу (коагулянт ШК).

Даний коагулянт був синтезований нами шляхом подрібнення червоного шламу глиноземного заводу. Отриману масу обробляли 10%-м розчином HCl.

В кожну пробу модельного розчину та пробу води з річки Дніпро вводили певну кількість коагулянту. Фіксували початкове значення каламутності та кольоровості. Повторно вимірювали каламутність та кольоровість після відстоювання проб протягом 1 години. Після відстоювання кожну пробу фільтрували через колонку з фільтруючим завантаженням та повторно визначали показники каламутності та кольоровості в фільтраті. В якості фільтруючого матеріалу використовували пісок. Об’єм завантаження  фільтруючої колонки становив 50 см3.  Після кожного фільтрування колонку та фільтруюче завантаження ретельно відмивали дистильованою водою.

Хід експерименту полягав у наступному. Перед початком досліду  визначали початкову каламутність і кольоровість модельного розчину, з яким працювали. Об’єм кожної проби складав 200 см3. До кожної проби було додано певну дозу коагулянту певної марки. Далі протягом години всі проби відстоювались, після чого вимірювали каламутність і кольоровість кожної проби після відстоювання.

Після цього проводили етап механічного фільтрування в колонку з піщаним завантаженням. Кожна проба відправлялась на фільтрування після попередньої промивки фільтруючої колонки. Після фільтрування повторно вимірювали каламутність та кольоровість за допомогою фотоколориметра.

2.7.1 Дослідження ефективності зниження каламутності модельного розчину бентоніту

Першим етапом досліджень було вивчення ефективності зниження каламутності модельного розчину бентоніту різними типами коагулянтів з різними концентраціями. Готували модельну суспензію бентоніту з початковою концентрацією 100 мг/дм3. Початкова каламутність модельного розчину складала 97,5 мг/дм3.

Таблиця 2.7 – Дослідження ефективності зниження каламутності модельного розчину бентоніту

| Коагулянти | Доза коаг., мг/дм3 | Поч. каламут., мг/дм3 | Каламут. після відстоювання, мг/дм3 | Каламут. після фільтрування, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ШК | 0 | 97,5 | 76 | 30 |
|  | 1 | 97,5 | 53 | 11 |
|  | 2 | 97,5 | 40 | 0 |
|  | 5 | 97,5 | 42 | 0 |
|  | 10 | 97,5 | 47,5 | 0 |
| Al2(SO4)3·18H2O | 0 | 97,5 | 75 | 29 |
|  | 1 | 97,5 | 39 | 0 |
|  | 2 | 97,5 | 33 | 0 |
|  | 5 | 97,5 | 26 | 0 |
|  | 10 | 97,5 | 26 | 0 |
| FeCl3·6H2O | 0 | 97,5 | 77 | 28 |
|  | 1 | 97,5 | 60,5 | 2 |
|  | 2 | 97,5 | 52 | 0 |
|  | 5 | 97,5 | 52 | 0 |
|  | 10 | 97,5 | 25,5 | 0 |

Кожен дослід для кожного типу коагулянту складався з 5 проб з різними дозами коагулянту. Визначали початкову каламутність модельного розчину бентоніту, каламутність в кожній пробі після відстоювання та фільтрування. Результати дослідів наведені в таблиці 2.7.

2.7.2  Вивчення ефективності зниження каламутності суспензії каоліну

На наступному етапі було проведено дослідження ефективності зниження каламутності коагулянтами різних типів та різної концентрації в пробах модельних суспензій каоліну. Готували модельний розчин з початковою концентрацією каоліну 100 мг/дм3.

Таблиця 2.8 – Дослідження ефективності зниження каламутності модельного розчину каоліну

| Коагулянти | Доза коаг., мг/дм3 | Поч. каламут., мг/дм3 | Каламут. після відстоювання, мг/дм3 | Каламут. після фільтрування, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ШК | 0 | 170 | 150 | 29 |
|  | 1 | 170 | 62 | 15 |
|  | 2 | 170 | 56,5 | 12,5 |
|  | 5 | 170 | 26 | 8 |
|  | 10 | 170 | 6 | 0 |
| Al2(SO4)3·18H2O | 0 | 170 | 145 | 25 |
|  | 1 | 170 | 39 | 0 |
|  | 2 | 170 | 11 | 0 |
|  | 5 | 170 | 8 | 0 |
|  | 10 | 170 | 6,5 | 0 |
| FeCl3·6H2O | 0 | 170 | 150 | 30 |
|  | 1 | 170 | 117,5 | 25 |
|  | 2 | 170 | 107,5 | 12,5 |
|  | 5 | 170 | 87,5 | 4 |
|  | 10 | 170 | 62,5 | 2 |

Аналогічно попередньому етапу, для трьох типів коагулянтів (ШК – коагулянт, синтезований з шламу; Al2(SO4)3·18H2O; FeCl3·6H2O) було приготовано 5 однакових проб (об’єм проби – 200 см3) модельного розчину каоліну з  початковим значенням каламутності 170 мг/дм3. В кожну пробу було введено коагулянт у кількості 1 мг/дм3, 2 мг/дм3, 5 мг/дм3 та 10 мг/дм3 відповідно. Для кожної серії дослідів окремо готували холосту пробу з модельним розчином каоліну, але без введення коагулянтів. Залишкову каламутність визначали в кожній пробі після відстоювання протягом 1 години та після подальшого фільтрування відстояних зразків. Результати експериментів наведені в таблиці 2.8.

2.7.3 Дослідження процесів зниження кольоровості модельного розчину гумату натрію

Наступним етапом було вивчення роботи коагулянтів з різною концентрацією введення в проби при зниженні кольоровості води.  Для трьох обраних типів коагулянтів готували модельний розчин гумату натрію з початковою концентрацією 16,8 мг/дм3, що створювало початкову кольоровість води на рівні 190 градусів хромато-кобальтової шкали (ХКШ). Як і в попередніх експериментах, для кожного типу коагулянту відбирали 5 проб модельного розчину об’ємом 200 см3.

В кожну пробу, крім першої (холоста проба) додавали коагулянт, щоб отримати такі концентрації в розчині: 1 мг/дм3, 2 мг/дм3, 5 мг/дм3 та 10 мг/дм3. Після годинного відстоювання та подальшого фільтрування відстояних проб в них повторно визначали кольоровість. Результати досліджень наведені в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9 – Дослідження ефективності зниження кольоровості  модельного розчину гумату натрію

| Коагулянти | Доза коаг., мг/дм3 | Поч. кольоровість, град. ПКШ | Кольоровість після відстоювання, град. ПКШ | Кольоровість після фільтрування, град. ПКШ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ШК | 0 | 190 | 190 | 96 |
|  | 1 | 190 | 190 | 42,5 |
|  | 2 | 190 | 190 | 17 |
|  | 5 | 190 | 190 | 15 |
|  | 10 | 190 | 169 | 7 |
| Al2(SO4)3·18H2O | 0 | 190 | 190 | 95 |
|  | 1 | 190 | 190 | 56 |
|  | 2 | 190 | 190 | 20 |
|  | 5 | 190 | 190 | 8,5 |
|  | 10 | 190 | 173 | 1 |
| FeCl3·6H2O | 0 | 190 | 190 | 93 |
|  | 1 | 190 | 188 | 168 |
|  | 2 | 190 | 197 | 180 |
|  | 5 | 190 | 223 | 198 |
|  | 10 | 190 | 265 | 211 |

2.8 Дослідження ефективності зниження каламутності та кольоровості води річки Дніпро при застосуванні різних типів коагулянтів

Дослідивши процеси зниження каламутності та кольоровості в модельних розчинах, висновки щодо ефективності використання коагулянтів були б неповні без дослідження їх роботи на реальних водах. З цією метою були відібрані проби води з річки Дніпро в місті Києві (станція метро «Дніпро»). Точка відбору зображена на рис. 2.4.

Методика проведення досліджень не відрізнялась від методики дослідження модельних розчинів. Пробу води річки Дніпро об’ємом 200 см3 обробляли певною дозою досліджуваних коагулянтів: ШК, Al2(SO4)3·18H2O, FeCl3·6H2O з розрахунку, щоб концентрація коагулянту в пробі становила 1 мг/дм3, 2 мг/дм3, 5 мг/дм3 та 10 мг/дм3 відповідно. Окремо готували холості проби дніпровської води,  які лишали без введення коагулянтів.

Рисунок 2.4  – Точка відбору проб річкової води

Таблиця 2.10 – Ефективність зниження каламутності різними типами коагулянтів (вода з р. Дніпро)

| Коагулянти | Доза коаг., мг/дм3 | Поч. каламут., мг/дм3 | Каламут. після відстоювання, мг/дм3 | Каламут. після фільтрування, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ШК | 0 | 15 | 12 | 0 |
|  | 1 | 15 | 6 | 0 |
|  | 2 | 15 | 6 | 0 |
|  | 5 | 15 | 11 | 0 |
|  | 10 | 15 | 16 | 0 |
| Al2(SO4)3·18H2O | 0 | 15 | 13 | 0 |
|  | 1 | 15 | 7,5 | 0 |
|  | 2 | 15 | 7 | 0 |
|  | 5 | 15 | 15 | 0 |
|  | 10 | 15 | 15 | 0 |
| FeCl3·6H2O | 0 | 15 | 12 | 0 |
|  | 1 | 15 | 2 | 0 |
|  | 2 | 15 | 7,5 | 0 |
|  | 5 | 15 | 11 | 0 |
|  | 10 | 15 | 16 | 0 |

Спочатку визначили початкові показники каламутності та кольоровості в річковій воді. Всі проби ретельно перемішували протягом кількох хвилин та годину відстоювали. Після відстоювання повторно вимірювали каламутність та кольоровість. Потім відстояні проби пропускали через колонку з пісчаним фільтрувальним завантаженням. В фільтратах також визначали кольоровість та каламутність. Результати досліджень коагулянтів при очищенні води річки Дніпро наведені в таблицях 2.10 та 2.11.

Таблиця 2.11 – Ефективність зниження кольоровості води різними типами коагулянтів (вода з р. Дніпро)

| Коагулянти | Доза коаг., мг/дм3 | Поч. кольоровість, град. ПКШ | Кольоровість після відстоювання, град. ПКШ | Кольоровість після фільтрування, град. ПКШ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ШК | 0 | 97 | 93 | 57 |
|  | 1 | 97 | 56,5 | 37 |
|  | 2 | 97 | 63,5 | 33,5 |
|  | 5 | 97 | 77 | 28 |
|  | 10 | 97 | 79 | 14 |
| Al2(SO4)3·18H2O | 0 | 97 | 95 | 53,5 |
|  | 1 | 97 | 90 | 42,5 |
|  | 2 | 97 | 92 | 40 |
|  | 5 | 97 | 95 | 30 |
|  | 10 | 97 | 91 | 22 |
| FeCl3·6H2O | 0 | 97 | 94 | 56,5 |
|  | 1 | 97 | 90,5 | 51 |
|  | 2 | 97 | 102 | 56,5 |
|  | 5 | 97 | 155 | 70 |
|  | 10 | 97 | 186 | 89 |

РОЗДІЛ 3

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Знесолення природних та стічних вод є однією із найскладніших проблем в технології водоочищення. Розроблені досконалі установки баромембранного, електродіалізного, іонообмінного та термічного опріснення води вирішують проблему знесолення води локально, але ніяк не вирішують її в цілому. Це пов’язано з тим, що будь-який метод знесолення при отриманні прісної води передбачає утворення концентрованих сольових відходів, які частіше за все скидаються в природне середовище, суттєво погіршуючи якість природних вод. Для запобігання забрудненню водних об’єктів необхідна розробка рішень для переробки концентратів, що утворюються при баромембранному очищенні води.

3.1 Зміна концентрації хлоридів в залежності від часу електролізу

Аналізуючи вихідні дані по зміні концентрації хлоридів спостерігається значне зменшення іонів Cl-, що відображено на рис. 3.1.

На даному графіку показано як, в результаті трьох електролізів з різними початковими умовами проведення процесу, змінюється з часом концентрація хлоридів в робочій камері електролізеру. Кожен  процес електролізу відрізнявся силою струму або значенням рН в анодній області. Сила струму є визначальним показником при проведенні електролізу. Електричний струм є рушійною силою процесу руху іонів до катоду та аноду через іонообмінні мембрани. З одного боку при збільшенні сили струму пришвидшується процес електролізу. Але при цьому можуть спостерігатись такі негативні явища як: перевитрата електроенергії, сильне нагрівання робочих розчинів та самого електролізеру, інтенсивний електроліз води з виділенням великої кількості водню. Тому для ефективної реалізації процесу електролізу необхідно використовувати мінімальні значення сили струму.

1– електроліз при силі струму 0,2 А та рН = 3 в анодній області; 2 – електроліз при силі струму 0,2 А та рН = 7 в анодній області; 3 – електроліз при силі струму 0,5 А та рН = 3,78 в анодній області

Рисунок 3.1 – Зміна концентрації хлоридів від часу електролізу

На катоді відбувається відновлення води з виділенням водню та утворенням гідроксид-аніону за реакцією (3.1):

2H2O − 2ē → Н2 + 2ОН-                                       (3.1)

При цьому при дифузії катіонів натрію в катодну область через катіонну мембрану відбувається концентрування розчину NaOH в катодній камері.

В анодній камері можливе проходження двох конкуруючих реакцій (3.2, 3.3):

2Cl− - 2ē → Cl2   - з утворенням активного хлору              (3.2)

2H2O – 4ē → О2 + 4Н+ -  з утворенням вільного кисню            (3.3)

Як видно з графіків на рис. 3.1, в робочій камері концентрація хлоридів з часом зменшується, що зумовлено  їх дифузією до анодної камери електролізера.

В результаті першого досліду (електроліз при силі струму 0,2 А та рН = 3 в анодній області) під час проходження електролізу концентрація хлоридів в робочій камері знижується з 370 мг-екв/дм3 до 58,3 мг-екв/дм3.

В результаті другого досліду (електроліз при силі струму 0,2 А та рН = 7 в анодній області)  під час проходження електролізу концентрація хлоридів в робочій камері знижується з 370 мг-екв/дм3 до 102,5 мг-екв/дм3.

В результаті третього досліду  (електроліз при силі струму 0,5 А та рН = 3,2 в анодній області) під час проходження електролізу концентрація хлоридів в робочій камері знижується з 370 мг-екв/дм3 до 2 мг-екв/дм3.

Аналізуючи отримані результати можна сказати, що зниження хлоридів у робочій камері електролізеру  ефективніше проходить за умови кислого середовища в анодній області. Це можна пояснити більш інтенсивним процесом розчинення залізного електроду та, як результат, кращого зв’язування іонів хлору та заліза в анодній області.

3.2 Зміна концентрації заліза в залежності від часу електролізу

Для ефективного очищення високомінералізованих розчинів хлориду натрію з отриманням корисних продуктів дуже важливим параметром є процес розчинення металевого електроду. Для контролю цього параметра кожні 20 - 60 хвилин відбирали проби розчину з анодної області та проводили визначення вмісту іонів заліза. Результати вимірювань наведені на рис. 3.2.

На даному графіку показано, як в результаті трьох електролізів змінюється з часом концентрація заліза в анодній камері електролізеру при різній силі струму та різних значеннях рН в анодній області.

В результаті першого досліду (при силі струму 0,2 А, рН = 3) під час проходження електролізу концентрація заліза в анодній камері зростає до 1700 мг/дм3.

1– електроліз при силі струму 0,2 А та рН = 3 в анодній області; 2 – електроліз при силі струму 0,2 А та рН = 7 в анодній області; 3 – електроліз при силі струму 0,5 А та рН = 3,78 в анодній області

Рисунок 3.2 – Зміна концентрації заліза від часу електролізу

В результаті другого досліду (при силі струму 0,2 А, рН = 7) під час проходження електролізу концентрація заліза в анодній камері зростає до 5500 мг/дм3.

В результаті третього досліду (при силі струму 0,5 А, рН = 3,2) під час проходження електролізу концентрація заліза в анодній камері зростає до 4900 мг/дм3. Найбільш ефективно процес розчинення металевого електроду проходить в лужному середовищі та при максимальних значеннях сили струму.

В анодній області відбувається зростання концентрації заліза. Це спричинено тим, що в розчин занурено залізний анод, який при електролізі розчиняється. Як наслідок, в аноліті ферум зв’яується з іонами хлору, який надходить з робочої камери (камера 2) утворюючи хлорид заліза FeCl3. При досягненні високої концентрації хлориду заліза в анодній області, розчин з неї можна використовувати в якості ефективного коагулянту.

3.3 Зміна лужності в катодній області в залежності від часу електролізу

Під час реалізації процесу електролізу в катодній камері значно зростає лужність. До  катодної області відбувається перехід іоні натрію та утворення гідрооксиду натрію. Вивчення цього процесу досить важливе з точки зору оцінки можливості подальшого використання отриманого лугу в технологічних процесах.

1– електроліз при силі струму 0,2 А та рН = 3 в анодній області; 2 – електроліз при силі струму 0,2 А та рН = 7 в анодній області; 3 – електроліз при силі струму 0,5 А та рН = 3,78 в анодній області

Рисунок 3.3 – Зміна лужності в катодній області від часу електролізу

При проведенні трьох електролізів, лужність в катодній області зростаж з часом прямо пропорційно в кожному випадку. Для всіх експериментів початкова лужність складала 59 мг-екв/дм3. При силі струму 0,2 А та рН = 3 лужність в катодній камері зростала  до 300 мг-екв/дм3.

При силі струму 0,2 А та значенні рН = 7 лужність в катодній камері зростала до 292 мг-екв/дм3.

Лужність в катодній камері зростає  до 330 мг-екв/дм3 при силі струму 0,5 А, рН = 3,2. Аналізуючи отримані данні можна вважати, що на процес збільшення лужності найбільше впливає збільшення сили струму (крива 3). Це пояснюється швидшим процесом транспортування іонів натрію в катодну область.

3.4 Отримання коагулянту електрохімічною переробкою висококмінералізованих розчинів

Розчин хлориду заліза з концентрацією більше 12 % (по залізу) може бути ефективним коагулянтом. Враховуючи отримані раніше результати, було проведено ряд дослідів для визначення можливості отримання розчину хлориду заліза в анодній області заданої концентрації. Важливим аспектом даного процесу була оцінка необхідного часу для реалізації процесу.

Для збільшення площі електроду та кількості розчиненого заліза, додатково в анодну область додавали залізну стружку.

Результати експерименту наведені на рис.  3.4.

В даному досліді спостерігаємо постійне збільшення концентрації заліза в анодній камері. Це спричинено тим, що в розчин занурено залізний анод, який при електролізі розчиняється, а також ми додали залізну стружку для отримання ще кращих результатів.

В результаті досліду під час проходження електролізу концентрація заліза в анодній камері зростає з 0 мг/дм3 до 14000 мг/дм3  при силі струму 0,5 А, рН = 3,78. Концентрація заліза стрімко збільшується. Це спричинено тим, що в розчин занурено залізний анод, який при електролізі розчиняється, а також за рахунок додавання залізної стружки в анодну область електролізера.

Рисунок 3.4 – Зміна концентрації заліза при електролізі з залізною стружкою

3.5 Зниження каламутності модельного розчину бентоніту різними типами коагулянтів

Каламутність природної води створюється різноманітними нерозчинними завислими домішками. Для моделювання природної каламутності досить часто використовують бентоніт, як доступну та ефективну речовину. При проведенні експериментів використовували розчин бентоніту з початковою каламутністю 97,5 мг/дм3. Після годинного відстоювання каламутність в усіх пробах значно знизилась.  Результати наведені на рисунку 3.5.

1 – ШК; 2 – Al2(SO4)3·18H2O; 3 – FeCl3·6H2O

Рисунок 3.5 – Зміна каламутності суспензії бентоніту після відстоювання (початкова каламутність = 97,5 мг/дм3, проба без коагулянту = 76 мг/дм3)

Навіть в холостій пробі, в котру не вводили жодних коагулянтів, цей показник знизився до 76 мг/дм3. Кожен тип коагулянтів показав різні зміни ефективності при збільшенні дози в пробах. Отриманий зі шламу коагулянт показав найкращі результати при концентрації 2 мг/дм3 (каламутність 40 мг/дм3), хоча висока його ефективність спостерігається в всьому діапазоні концентрацій. Дещо кращі результати отримані для сульфату алюмінію, щоправда оптимальні концентрації для нього  - 5 та 10 мг/дм3 (каламутність 26 мг/дм3). Хлорид заліза показав найгірші результати для всіх концентрацій, крім 10 мг/дм3, де було досягнуто 25,5 мг/дм3 каламутності.

Значно кращі результати були отримані після фільтрування проб через пісчане завантаження. Всі коагулянти, починаючи з концентрації 2 мг/дм3 забезпечують зниження каламутності до 0.

Порівнюючи результати дослідів можна стверджувати, що ефективність застосування коагулянту з шламу знаходиться на рівні коагулянтів промислового виробництва.

3.6 Зниження каламутності суспензії каоліну різними типами коагулянтів

Каолін є природною сполукою, яка за своїми фізико-хімічними властивостями досить близька до багатьох мінеральних компонентів води. Результати дослідження зниження каламутності суспензії каоліну наведені на рисунку 3.6. Варто зауважити, що після відстоювання показник в холостій пробі знизився з 170 мг/дм3 до 150 мг/дм3.

1 – ШК; 2 – Al2(SO4)3·18H2O; 3 – FeCl3·6H2O

Рисунок 3.6  – Зміна каламутності суспензії каоліну після відстоювання (початкова каламутність = 170 мг/дм3, проба без коагулянту = 150 мг/дм3)

З отриманих залежностей видно, що найбільш ефективним коагулянтом  в даному випадку є сульфат алюмінію. Причому даний коагулянт працює однаково ефективно в діапазонах концентрацій від 2 до 10 мг/дм3, забезпечуючи 11 мг/дм3, 8 мг/дм3, 6,5 мг/дм3 каламутності відповідно.  Найгірші результати показав хлорид заліза. Незважаючи на чітку тенденцію зниження каламутності з збільшенням концентрації коагулянту в пробах, навіть при концентрації 10 мг/дм3 (каламутність 62,5 мг/дм3), хлорид заліза не забезпечив зниження до показників, які були отримані при застосуванні коагулянту з шламу та сульфату алюмінію з концентрацією 1 мг/дм3 – 62 мг/дм3 та 39 мг/дм3 відповідно.

Коагулянт з шламу (ШК) займає проміжне місце між двома іншими коагулянтами. Для нього, як і для хлориду заліза, спостерігається чітка залежність між концентрацією коагулянту та зниженням каламутності.

1 – ШК; 2 – Al2(SO4)3·18H2O; 3 – FeCl3·6H2O

Рисунок 3.7 – Зміна каламутності суспензії каоліну після фільтрування (початкова каламутність = 170 мг/дм3, проба без коагулянту = 27 мг/дм3)

На рисунку 3.7 представлені дані вимірювання залишкової каламутності в пробах після їх фільтрування. Сульфат алюмінію забезпечив зниження каламутності до 0 у всьому діапазоні досліджуваних концентрацій. Хлорид заліза забезпечив ефективне зниження каламутності починаючи з концентрації 5 мг/дм3. ШК працював дещо краще за хлорид заліза та знизив каламутність до 0 при концентрації коагулянту в пробі 10 мг/дм3.

3.7 Процеси зниження кольоровості модельного розчину гумату натрію

Гумінові та фульвокислоти є природними кислотами, що містяться в органічних компонентах грунту.  Сполуки цих кислот в великій кількості потрапляють в природні водойми разом з поверхневим стоком. Високий вміст їх у воді є однією з головних причин кольоровості води природних джерел. Оскільки більшість сполук гумінових кислот розчинні у воді, видалення їх за допомогою коагулянтів може бути малоефективним. Результати досліджень зниження кольоровості води при використанні коагулянтів наведені на рис. 3.8 та 3.9.

Після відстоювання кольоровість у пробі порівняння не змінилась і дорівнювала початковій (190 град. ПКШ). Жодного впливу на кольоровість води в усіх діапазонах концентрацій не продемонстрував сульфат алюмінію. Хлорид заліза навпаки збільшив показник кольоровості. Це можна пояснити тим, що сам коагулянт має жовтувато-рудий колір, що додає кольоровості пробі. Єдиним коагулянтом, хто зміг знизити кольоровість води став ШК (169 град. ПКШ при концентрації коагулянту 10 мг/дм3).

Результати фільтрування (рис. 3.9.) оброблених коагулянтами проб показали дещо інші залежності. У холостій пробі кольоровість знизилась до 95 град. ПКШ. Хлорид заліза зі збільшенням концентрації практично пропорційно збільшував показник кольоровості. Високу ефективність починаючи з концентрації 2 мг/дм3 показали ШК та сульфат алюмінію.

1 – ШК; 2 – Al2(SO4)3·18H2O; 3 – FeCl3·6H2O

Рисунок 3.8 – Зміна кольоровості розчину гумату  нартію після відстоювання (початкова кольоровість = 190 град. ПКШ, проба без коагулянту = 190 град. ПКШ)

1 – ШК; 2 – Al2(SO4)3·18H2O; 3 – FeCl3·6H2O

Рисунок 3.9 – Зміна кольоровості розчину гумату  нартію після фільтрування (початкова кольоровість = 190 град. ПКШ, проба без коагулянту = 95 град. ПКШ)

3.8 Дослідження ефективності зниження каламутності та кольоровості води річки Дніпро при застосуванні різних типів коагулянтів

Природна річкова вода містить велику кількість різноманітних домішок як природного, так і антропогенного характеру. В комплексі такі компоненти можуть досить сильно впливати на ефективність роботи різних хімічних реагентів, що застосовуються для очищення води. Тому перевірка ефективності роботи досліджуваних коагулянтів на реальній річковій воді є важливим та незамінним етапом проведення комплексного дослідження обраних типів реагентів.

Для проведення експериментів відбирали проби води з річки Дніпро (м. Київ). Початкове (фонове) значення каламутності у дніпровській воді складало 15 мг/дм3, початкова кольоровість складала початкова кольоровість = 97 град. ПКШ.

На рис. 3.10 наведені результати зміни каламутності після відстоювання. Показник в пробі порівняння за годину відстоювання знизився до 12 мг/дм3.

Щодо коагулянтів, то всі показали приблизно однакові результати та виявили найбільшу ефективність при мінімальних концентраціях. Так, найкращі результати показав хлорид заліза, який за концентрації 1 мг/дм3 забезпечити зниження каламутності до 2 мг/дм3. Для сульфату алюмінію найоптимальніша концентрація коагулянту склала 2 мг/дм3 (залишкова каламутність 7 мг/дм3). Синтезований шлам показав зниження каламутності до 6 мг/дм3 при концентрація коагулянту 1 мг/дм3 та 2 мг/дм3. Для всіх проб спостерігається ріст каламутності при збільшенні дози коагулянту в досліджуваних пробах.

Після фільтрування каламутність в усіх пробах всіх типів коагулянтів знизилась до 0. Це свідчить про досить високу ефективність коагулянту, отриманого з шламу глиноземного заводу.

1 – ШК; 2 – Al2(SO4)3·18H2O; 3 – FeCl3·6H2O

Рисунок 3.10 – Зміна каламутності в воді річки Дніпро після відстоювання (початкова каламутність = 15 мг/дм3, проба без коагулянту = 12 мг/дм3)

1 – ШК; 2 – Al2(SO4)3·18H2O; 3 – FeCl3·6H2O

Рисунок 3.11 – Зміна кольоровості води річки Дніпро після відстоювання (початкова кольоровість = 97 град. ПКШ, проба без коагулянту = 94 град. ПКШ)

Результати дослідження процесу зниження кольоровості річкової води наведені на рис. 3.11. (відстоювання) та рис. 3. 12 (фільтрування).

Аналогічно  з зміною каламутності, найкращі результати по зниженню кольоровості в річковій воді після відстоювання продемонстрували всі коагулянти за мінімальних концентрацій – 1 та 2 мг/дм3. При чому, сульфат алюмінію практично не знизив кольоровість в усьому діапазоні концентрацій.

Хлорид заліза навпаки пропорційно збільшував кольоровість проб з ростом концентрації коагулянту. Так, при максимальній концентрації 10 мг/дм3 кольоровість проби складала 186 град. ПКШ при початковій 97 град. Така різка зміна може бути пояснена інтенсивною забарвленістю самого розчину коагулянту.

Найкращі результати серед усіх досліджуваних коагулянтів показав ШК. При мінімальній концентрації кольоровість вдалося знизити до 56,5 град. ПКШ. Але зі збільшенням концентрації коагулянту кольоровість почала дещо зростати. Це можна пояснити утворенням забарвлених сполук при реакції коагулянту з компонентами річкової води.

Після відстоювання всі досліджувані зразки були профільтровані через колонку з пісчаним фільтрувальним завантаженням. Для коагулянту, отриманого з шламу та для сульфату алюмінію залежності виявились протилежними тим, що були отримані після відстоювання. Для сульфату алюмінію спостерігається пропорційне зниження кольоровості при збільшенні концентрації коагулянту.

Аналогічна залежність спостерігається і для проб, оброблених коагулянтом ШК. Варто зауважити, що в даному досліді ШК показав найкращі результати. При концентрації коагулянту 10 мг/дм3 кольоровість води вдалося знизити до 14 градусів ПКШ. Хлорид алюмінію пропорційно збільшував кольоровість проб з збільшенням концентрації коагулянту в них.

Аналізуючи отримані результати, можна стверджувати про високу ефективність застосування коагулянту, отриманого зі шламу глиноземного заводу. В дослідженнях з використанням річкової води він показав найкращі результати.

1 – ШК; 2 – Al2(SO4)3·18H2O; 3 – FeCl3·6H2O

Рисунок 3.12 – Зміна кольоровості води річки Дніпро після фільтрування (початкова кольоровість = 97 град. ПКШ, проба без коагулянту = 55,5 град. ПКШ)

Висновки до розділу 3

- Вивчено процеси електрохімічної переробки високо мінералізованих розчинів в трикамерному електролізері на прикладі обробки модельного розчину хлориду натрію;

- В катодній області утворюється розчин гідроксиду натрію, котрий можна концентрувати і використовувати в подальшому;

- В середній області під дією електричного струму відбувається ефективне очищення води;

- Встановлено, що при забезпеченні відповідних умов процесу в анодній області при концентруванні іонів Cl- та розчиненні залізного аноду утворюється розчин хлориду заліза (III), який може бути використаний як коагулянт;

- Встановлено, що процес зниження концентрації хлоридів у робочій камері електролізеру  ефективніше проходить за умови кислого середовища в анодній області;

- Найбільш ефективно процес розчинення металевого електроду проходить в лужному середовищі та при максимальних значеннях сили струму (0,5 А);

- Визначено, що процес утворення лугу в катодній області залежить від сили струму та практично не залежить від значення рН в анодній області.

РОЗДІЛ 4

СТАРТАП-ПРОЕКТ

4.1 Опис ідеї стартап-проекту

В Україні на сьогодні гостро стоїть проблема забруднення природних вод. Основними причинами забруднення і засмічення водойм є недостатній ступінь очищення стічних вод промислових, комунальних і сільськогосподарських підприємств, відходи виробництв при розробці рудних копалин та скид шахтних вод. Відмінною технологічною специфікою цих підприємств є не тільки споживання води для забезпечення виробничих процесів, але і надходження на поверхню землі значних об’ємів високомінералізованих стічних вод. Однією з природоохоронних проблем гірничо-добувної промисловості є забруднення поверхневих водних об’єктів речовинами, що містяться в шахтних водах.

Дані стічні води характеризуються механічним, хімічним, бактеріальним забрудненням, а також високою мінералізацією (іноді понад 70 г/дм3 ). Дуже часто такі стічні води скидаються у водойми без необхідної очистки. Як наслідок, поверхневі води, що забруднені даними, спричинюють величезні екологічні та матеріальні збитки. Отже, стає очевидним, що високомінералізовані стічні води повинні піддаватися належному очищенню.

Розроблено та запропоновано наступну ідею стартап проекту [44]. Запропоновано розробку ефективної технології електрохімічної переробки розчинів з високим вмістом солей з отриманням корисних продуктів при використанні трикамерного електродіалізера з катіонною та аніонною мембранами. За рахунок процесу в анодній камері електродіалізеру ми отримуємо коагулянт на основі заліза, який в подальшому можна відправляти на продаж, або ж застосовувати в лабораторних умовах. В катодній області утворюється концентрований розчин хлориду натрію, який ми можемо реалізовувати аналогічними шляхами, як і з отриманим коагулянтом.

Таблиця 4.1 – Опис ідеї стартап-проекту

| Напрямки застосування | Вигоди для користувача |
| --- | --- |
| 1.Очищення високомінералізованих розчинів перед скидом | Зменшення розміру плати за скид забруднених вод до водойм |
| 2. Синтез коагулянту | Можливість додаткового заробітку на переробці відходів |
| 3. Отримання концентрованих розчинів | Можливість збуту, а також економія на реактивах |

4.2 Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту

Таблиця 4.2 – Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту

| № п/п | Техніко-економічні характеристики ідеї | (потенційні) товари/концепції конкурентів |  |  |  |  | W (слабка сторона) | N(нейтральна сторона) | S(сильна сторона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проект | Конкурент1 |  | Конкурент2 | Конкурент3 |  |  |  |
| 1. | Ступінь очистки | 100% |  | 99% | 98% | 96% |  |  | + |
| 2. | Час очищення | 7-10 год |  | 11 год | 14 год | 13 год |  |  | + |
| 3. | Вартість мембран | 900 грн |  | 900 грн | 800грн | 1000грн |  | + |  |

4.3 Технологічна здійсненність ідеї проекту

Знесолення природних та стічних вод є однією із найскладніших проблем в технології водоочищення. Розроблені досконалі установки баромембранного, електродіалізного, іонообмінного та термічного опріснення води вирішують проблему знесолення води локально, але ніяк не вирішують її в цілому. Це пов’язано з тим, що будь-який метод знесолення при отриманні прісної води передбачає утворення концентрованих сольових відходів, які частіше за все скидаються в природне середовище, суттєво погіршуючи якість природних вод. Для запобігання забрудненню водних об’єктів необхідна розробка рішень для переробки концентратів, що утворюються при баромембранному очищенні води.

Електродіаліз - метод поділу розчинів електролітів шляхом їх виборчого перенесення через іоноселективні мембрани під дією електричного поля. Електродіаліз відноситься до електромембранних процесів і поєднує в собі риси як електрохімічного, так і мембранного процесів.

Процес очищення стічних вод електродіалізом заснований на поділі іонізованих речовин під дією електрорушійної сили, створюваної в розчині по обидва боки мембран. Цей процес широко використовується для опріснення солоних вод.

Рисунок 4.1 – Схема електродіалізеру

За рахунок дифузії в середню камеру надходять іони Н + і ОН-, утворюючи воду. Цей процес уповільнює перенесення іонів солі до відповідних електродів.

Для проведення процесу електродіалізу використовуються спеціальні мембрани, які називаються іоноселективними. Вони діляться на катіонообмінні і аніонообмінні. Перші, катіонообмінні, – вибірково пропускають іони з позитивним зарядом (катіони), а другі, аніонообмінні, – іони з негативним зарядом (аніони). Даний тип мембран виготовляється з іонообмінних смол - органічних полімерів штучного походження.

В нашому випадку,  робочу центральну камеру електродіалізера подавали розчин NaCl на знесолення. В катодну камеру на початковому етапі додавали 0,05 Н розчин NaOH для забезпечення достатньої електропровідності, в анодну камеру додавали підкислену 0,05 Н розчином HCl дистильовану воду.

Також, для отримання більш кращих результатів в процесі електролізу, в анодну область ми додавали залізну стружку.

В наслідок процесу, в анодній камері за рахунок розчинення аноду, а також перенесення хлорид іонів з центральної робочої камери до анодної камери, утворюється коагулянт FeCl3. В катодній камері утворюється концентрований розчин хлориду натрію за рахунок дифузії натрій іонів через катіонну мембрану.

4.4 Характеристика потенційних клієнтів

Таблиця 4.3 – Характеристика потенційних клієнтів

| № п/п | Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Відмінності у поведінці різних потенційних груп клієнтів | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продовження таблиці 4.3 |  |  |  |  |
| 1. | Очищення стічних вод гірничо-добувної промисловості | Підприємства | ДСТУ, ГДС, ГОСТ | Надання достовірних результатів аналізу очищення розчинів. Достатньоочищені води згідно нормативів. |
| 2. | Очищення баромембранних концентратів | Підприємства, лабораторії | ДСТУ, ГДС, ГОСТ | Достатньо очищені води згідно нормативів. Наданнядостовірних результатів аналізу очищення розчинів. |

4.5 Фактори загроз

За рахунок того, що загрози існують скрізь, тому і при застосуванні даної технології також існують загрози.

Таблиця 4.4 Фактори загроз

| № п/п | Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Недостатня очистка, внаслідок виходу із ладу необхідного обладнання | Вихід із ладу обладнання на підприємствах | Налагодження обладнання, або ремонт |
| 2. | Недостатня очистка, внаслідок застосування неправильних реагентів | Застосування застарілих реагентів | Заміна реагентів, купівля нових |
| 3. | Недостатня очистка за рахунок мембран | Порушення цілісності мембрани | Заміна мембрани, купівля нових |

4.6 Фактори можливостей

Таблиця 4.5 Фактори можливостей

| № п/п | Фактор | Зміст можливості | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підтримання вірної сили струму | Підхід реалізується для забезпечення більш повного очищення води та зменшення ризику виходу із ладу обладнання | Можливість розширення масштабів виробництва за рахунок виключення проблем з електрикою |
| 2. | Підтримання вірної напруги | Підхід реалізується для забезпечення більш повного очищення води та зменшення ризику виходу із ладу обладнання |  |
| 3. | Використання реагентів за методиками | Підхід реалізується для зменшення ризику виходу із ладу обладнання, а також виключає утворення непередбачуваних хімічних реакцій |  |

4.7 Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

Таблиця 4.6 – Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підпри‐ ємства (можливі дії компа‐ нії, щоб бути конкуренто‐ спроможною) |
| --- | --- | --- |
| 1. Вказати тип конкуренції ‐ монополія/олігополія/ монополістична/чиста | Можлива конкуренція по способу вирішення даного питання | Розробка найкращої технології |
| 2. За рівнем конкурентної боротьби ‐ локальний/національний/… | Дана продукція виставляється на ринок в межах України | Удосконалення технології |
| 3. За галузевою ознакою ‐ міжгалузева/ внутрішньогалузева | Дану технологію можна використовувати для очистки води в різних галузях промисловості | Створення більш інноваційних технологій розробки |
| 4. Конкуренція за видами товарів: ‐ товарно‐родова ‐ товарно‐видова ‐ між бажаннями | Продукція може конкурувати з іншими методами демінералізації | Створити рекламну кампанію для того, щоб бути на передовій |
| 5. За характером конкурент-них переваг ‐ цінова / нецінова | Залежно від рівня покупок та популярності товару ціна буде зростати | Дотримуватися встановлених цілей |
| 6. За інтенсивністю ‐ марочна/не марочна | Немарочна |  |

4.8 Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером

| Складові аналізу | Прямі конкуре‐ нти в галузі | Потенційні конкуренти | Постачальники | Клієнти | Товари‐ замінники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хімічні, Біологічні, лабораторії | Прямих конкурентів у даній галузі мало, тому існує досить велика можливість виходу даної технології на ринок | Постачальники реагентів, іонообмінних мембран | Підприємтсва гірничо-видобувної промисловості | Замінників на даний момент не існує |
| Висновки: | Інтенсивність боротьби незначна, або ж взагалі відсутня, так як мало хто зацікавлений у очистці стічних вод адже не бачать в цьому ніякої вигоди та прибутку як наслідок. | Чітких потенційних конкурентів на даний момент немає, тому існує можливість виходу технології на ринок | Лише встановлюють вартість сировинних ресурсів | Не диктують | Замінників, які б використовували дану технологію на території України для очищення високомінералізованих розчинів не існує. |

Таблиця 4.7 Аналіз  конкуренції

4.9 Обгрунтування факторів конкурентоспроможності

Таблиця 4.8 – Обгрунтування факторів конкурентоспроможності

| N, | Фактор конкурентоспроможності | Обґрунтування (наведення чинників, що роблять Фактор для порівняння конкурентних проектів значущим) |
| --- | --- | --- |
| 1) | Нові технології очистки стічних вод та концентрованих баромембранних розчинів | Технологія передбачає отримання корисних продуктів. |
| 2) | Великий вихід коагулянту | В анодній камері відбувається утворення коагулянту FeCl3 |
| 3) | Застосування концентрованих розчинів для власних потреб | В катодній області відбувається утворення концентрованого розчину хлориду натрію, який в подальшому можна використовувати для власних потреб |

4.10 Порівняльнй аналіз сильних та слабких сторін

Таблиця 4.9 - Порівняльнй аналіз сильних та слабких сторін

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Бали 1-20 | Рейтинг товарів-конкурентів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нові технології очистки стічних та високомінералізованих вод | 20 |  |  |  | + |  |  |  |
| 2 | Великий вихід коагулянту | 17 |  |  |  | + |  |  |  |
| 3 | Застосування концентрованих розчинів для власних потреб | 16 |  |  |  | + |  |  |  |
| 4 | Ефективність | 18 |  |  |  | + |  |  |  |

4.11 SWOT – аналіз стартап-проекту

Таблиця 4.10 - SWOT – аналіз стартап-проекту

| Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- |
| - Висока ефективність очистки - Синтез речовин | - Необхідність постійного підключення до електромережі - Необхідність заміни мембран |
| Можливості | Загрози |
| - Принесення додаткових прибутків - Обслуговування додаткових груп споживачів | - Поява менш затратних аналогів - Ймовірність виникнення конкурентів |

4.12 Вибір цільових груп потенційних споживачів

Таблиця 4.11- Вибір цільових груп потенційних споживачів

| № п/п | Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Готовність споживачів сприйняти продукт | Орієнтовний попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу в сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хімічні підприємтсва | Готові | Достатній | Не висока конкуренція | Середня складність |
| 2 | Гірничо-добувні підприємства | Готові | -//- | -//- | -//- |
| 3 | Лабораторії | Готові | -//- | -//- | -//- |
| Як цільові групи обрано: Хімічні, гірничо-видобувні підприємства, лабораторії |  |  |  |  |  |

4.13 Визначення базової стратегії розвитку

Таблиця 4.12 - Визначення базової стратегії розвитку

| № | Обрана альтернатива розвитку проекту | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкуренто-спроможні позиції відповідно до обраної альтернативи | Базова стратегія розвитку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | У зв’язку з простим рішенням проблеми очистки промислових відходів поява нового методу реалізації цього процесу повинна спровокувати велику зацікавленість та співпрацю з підприємствами | Стратегія диференціації |

4.14 Визначення базової стратегії конкурентної поведінки

Таблиця 4.13 - Визначення базової стратегії конкурентної поведінки

| № | Чи є проект «першохідцем» на ринку? | Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів | Чи буде компанія копіювати основні характеристики товару конкурента, і які? | Стратегія конкурентної поведінки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Так | Так | Так, у вигляді стічних вод | Стратегія заняття конкурентної ніші |

4.15 Визначення стратегії позиціонування

Таблиця 4.14- Визначення стратегії позиціонування

| № | Вимоги до товару цільової аудиторії | Базова стратегія розвитку | Ключові конкуренто-спроможні позиції власного стартап-проекту | Вибір асоціацій які мають сформувати комплексну позицію власного проекту (три ключових) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ціна продукту, якість очищеної води | Стратегія диференціації | Найнижча ціна на ринку, висока якість очищеної води | Найдоступніший продукт в сегменті, більш економічніший у використанні |
| 2 | Якість синтезованого коагулянту | -//- | Висока якість синтезованого коагулянту | -//- |

4.16 Визначення ключових переваг концепції потенційного товару

Таблиця 4.15 - Визначення ключових переваг концепції потенційного товару

| № | Потреба | Вигода, яку пропонує товар | Ключові переваги перед конкурентами (існуючі або такі, що потрібно створити) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очищена вода | Якісно очищена вода, адекватна ціна | Отримання очищеної води |
| 2 | Отриманий коагулянт | Якісний коагулянт, адекватна ціна | Отримання якісного коагулянту з найменшими витратами |

4.17 Опис трьох рівнів моделі товару

Таблиця 4.16 - Опис трьох рівнів моделі товару

| Рівні товару | Сутність та складові |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Товар за задумом | Електродіалізер |  |  |
| II. Товар у реальному виконанні | Властивості/характеристики | М/Нм | Вр/Тх/Тл/Е/Ор |
|  | 1. Три камери 2. Дві змінні мембрани | М М | Тх/Тл Тх/Тл |
|  | Якість: міцний, має гарантію якості |  |  |
|  | Пакування: Картонна коробка, пінопластовий захист |  |  |
|  | Марка: марки немає |  |  |
| III. Товар із підкріпленням | До продажу: монтаж, випробування при установці |  |  |
|  | Після продажу: гарантія, сервіс |  |  |
| За рахунок чого потенційний товар буде захищено від копіювання: Отримання патентів на корисні моделі та винаходи |  |  |  |

4.18 Визначення  меж встановлення ціни

Таблиця 4.17 -  Визначення  меж встановлення ціни

| № | Рівень цін на товари замінники | Рівень цін на товари аналоги | Рівень доходів цільової групи споживачів | Верхня та нижня межа встановлення ціни на товар послугу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | 500-900 грн | 3200 грн - … | 100-350 грн |

4.19 Формування системи збуту

Таблиця 4.18 - Формування системи збуту

| № | Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Глибина каналу збуту | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закупка методу очистки води хімічними, промисловими підприємствами | Реклама, консультація покупців |  | Організація власної системи збуту для підприємств |

4.20 Концепція маркетингових комунікацій

Таблиця 4.19 - Концепція маркетингових комунікацій

| № | Специфіка поведінки цільових клієнтів | Канали комунікацій, якими користуються цільові клієнти | Ключові позиції обрані для позиціонування | Завдання рекламного повідомлення | Концепція рекламного звернення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Інтернет, телебачення, періодичні видання | А) Збереження навколишнього природного середовища Б) Економія певним підприємством, чи установою | Звернути увагу на результат технології очищення води та отримання при цьому корисних продуктів | «Порятунок світу близько» |

Висновки до розділу 4

- Встановлено, що використання електролізу для знешкодження високомінералізованих розчинів є досить перспективним напрямком

- Встановлено, що концентрати баромембранного опріснення води, доцільно переробляти електрохімічним методом з утворенням окислених сполук хлору.

ВИСНОВКИ

- Встановлено, що використання електролізу для знешкодження високомінералізованих розчинів є досить перспективним напрямком;

- Встановлено, що використання аноду з сталі - 20 дозволяє частково зупиняти втрати хлору в процесі електролізу;

- Визначено, що при використанні модельного розчину хлориду натрію в катодній області утворюється гідрооксид натрію, котрий можна концентрувати та використовувати;

- Використання залізного електроду в анодній області дозволяє отримувати розчин коагулянту – хлориду заліза та зменшити втрату газоподібного хлору;

- Підбираючи відповідні параметри процесу (сила струму, рН середовища) можна отримати практично чисту воду;

- Встановлено, що  синтезований з шламу глиноземного виробництва коагулянт має кращу ефективність при зниженні каламутності та кольоровості річкової води в порівнянні з Al2(SO4)3·18H2O та FeCl3·6H2O.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Gebhardt W. Behandlung industrieller Prozesswasser [Підготовка води для теплових систем] / W.Gebhardt  // F und S: Filtr. und Separ. – 2008. – № 2. – Р. 76 – 78.

2. Трус І.М. Опріснення шахтних вод з високою жорсткістю при використанні електродіалізу / І.М. Трус, І.М. Макаренко, Т.О. Шаблій // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – 2014. – № 2. – С. 49 – 54.

3. Мишурина О.А. Технология электрохимической очистки сточных вод / О.А. Мишурина, Э.Р. Муллина // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований – 2015. – № 4. – C. 29 – 31.

4. Xiao-an C. Подготовка воды с повышенным солесодержанием с использованием мембранной технологии  / C. Xiao-an, W. Xin-hua // Yingyong huagong. – 2009. – V. 25, №16. – P. 41 – 43.

5.  Харламова Т.А. Перспективные электрохимические процессы в технологиях очистки сточных вод / Т.А. Харламова, А.В. Колесников, М.Т. Сарбаева, А.Б. Баешов, Г.Т. Сарбаева // «Гальванотехника и обработка поверхности». – 2013. – V. 21, № 1. – С. 54 – 61.

6. Drouiche N. Electrocoagulation of chemical mechanical polishing wastewater [Электрокоагуляция для очистки сточных вод от гальванических процессов] / N. Drouiche, N. Ghaffour, H. Lounici, M. Mameri // Desalination. – 2007. – V. 214, № 1-3. – P. 31 – 37.

7. Лепеш Г.В. Обоснование и разработка агрегатов электрореагентной очистки питьевой воды / Г.В. Лепеш, А.П. Матвеенко, Э.С Носов. // Технико- технол. пробл. сервиса – 2010. – № 1. – С. 64 – 79.

8. Лепеш Г.В. Исследование сущности электрохимического процесса, как технологической составляющей очистки воды / Г.В. Лепеш, Е.И. Грицай, В.А. Хотулев // Технико-технологические проблемы сервиса. – 2013. – № 2 (24). – С. 42 – 49.

9. Dehghani M. Optimizing Electrocoagulation Process for the Removal of Nitrate from Aqueous Solution [Оптимизации процесса электрокоагуляции для удаления нитратов из водных растворов] / M. Dehghan, M. Hoseini, M.-K. F. Fath-Aabaadi, Z. Elhamiyan, N. Shamsedini, M. Ghanbarian, S. Shahsavani, A.N. Baghani // Jundishapur J Health Sci. – 2016. – V. 8, № 1. – P. 2 – 5.

10. Jian-ming C. Effect of mineral processing wastewater on flotation of sulfide minerals [Очистка сточных вод от производства минералов методом флотации] / C. Jian-ming, L. Run-qing, S. Wei, Q. Guan-zhou // Trans. Nonferrous Metals Soc. – 2009. – V. 19, № 2. – P. 454 – 457.

11. Chao Y.-M. A feasibility study of industrial wastewater recovery using electrodialysis reversal [Очистка промышленных сточных вод в процессе электродиализа] / Y.-M. Chao, T. M. Liang // Desalination – 2008. – V 221, №1-3. – P. 433 – 439.

12. Nataraj S. K. Membrane-based microfiltration/electrodialysis hybrid process for the treatment of paper industry wastewate [Очистка сточных вод бумажной промышленности в процессах микрофильтрации/электродиализа] / S. 190 K. Nataraj, S. Sridhar, I.N. Shaikha, D.S. Reddy, T.M. Aminabhavi // Separ. and Purif. Technol. – 2007. – V 57, №1. – P. 185 – 192.

13. Пат. EP20070703453 Германия, C 02 F 1/467 (2006.01). Verfahren zur Herstellung eines Desinfektionsmittels durch elektrochemische Aktivierung (ECA) von Wasser und Verfahren zur Desinfektion von Wasser mittels eines solchen Desinfektionsmittels [Способ и устройство для приготовления  обеззараживающего раствора в электрохимическом процессе] / Salathe Peter, Fischer Christian, Jost Bernd, GroSS Steven – заявл. 14.02.2007; опубл. 15.11.2008.

14. Павлинова И.И., В.И. Баженов, И.Г.Губий. Водоснабжение и водоотведение: учебник для бакалавров, Издательство Юрайт, 2012. – 472 с.

15. Рябчиков Б.Е. Современная водоподготовка, ДеЛи плюс. 2013. – 680 с.

16. Современные технологии обработки воды. Получение питьевой воды высокого качества. –М.: ООО «Издательский дом Недра». 2014. – 207 с.

17. Бабенко Е.Д. Очистка воды коагулянтами, Наука. – 1977. – 210 с.

18. Руденко Г.Г., Гороновский  И.Т. Удаление примесей из природных вод на водопроводніх станциях, Будівельник, 1976. – 205 с.

19. В.Л. Драгинский, Л.П. Алексеева. Особенности применения коагулянтов для очистки природных вод /  Водоснабжение и санитарная техника, 2008.–  275 с.

20. Очистка воды, коагуляция води. URL: http://www.activestudy.info/ochistka-vody-koagulyaciya-vody/ (дата звернення 6.11.2018).

21. «Сорбент», делаем мир чистым. URL: http://www.sorbent.su/production/coagulants/ (дата звернення 6.10.2018).

22. Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии, Химия, 2004. – 399 с.

23. Яковлев С.В., Т.А. Карюхина. Биохимические процессы в очистке сточных вод, 1980. – 200 с.

24. Гомеля М.Д., Шаблій Т.О., Носачова Ю.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фізикохімічні основи процесів очищення води. Частина 1. Реагентні методи очищення води» для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, НТУУ “КПІ”, 2012. – 75 с.

25. Фрог Б.Н., Первов А.Г. Водоподготовка. Учебник для вузов, Издательство Ассоциации строительных вузок, 2014. – 512 с.

26. Гандурина Л.В., О.А. Пислегина. Очистка концентрированных сточных вод с применением коагулянтов и флокулянтов // Вода, технология и экология. – 2007. – 250 с.

27. Коагуляция. Виды коагуляции в водоподготовке. URL: http://water2you.ru/articles/tekhnologii-ochistki-vody/koagulyatsiya-kolloidnykh-primesey/ (дата звернення 5.08.2018).

28. Набиванець Б.Й. Аналітична хімія природного середовища / Б.Й. Набиванець, В.В. Сухан, Л.В. Калабіна – К.: Либідь, 1996. – 201 с.

29. Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод / Ю.Ю. Лурье. – М.: Химия, 1984. – 448 с.

30. ГОСТ 2184-77  Кислота серная теническая.Технические условия. Издание официальное. Москва, ИПК Издательство стандартов, 2003 г.

31. ГОСТ 6221-90 Аммиак жидкий технический. Технические условия. 2015 г.

32. ГОСТ 4478 - 51 Кислота сульфосалициловая. Госстандарт СССР. 2001 г.

33. ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия, 1997 г.

34. ГОСТ 4232-74 Реактивы. Калий йодистый. Технические условия, 2006

г.

35. ГОСТ 10163 Реактивы. Крахмал растворимый. Технические условия, 2015 г.

36. Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод / Ю.Ю. Лурье. – М.: Химия, 1984. – 448 с.

37. Лаптев Ф.Ф. Анализ воды. – М.: Госгеолтехиздат, 1995. 144 с.

38. ГОСТ 4245-72. Вода питьевая. Методы определения содержания хлорид-ионов. – Утв. постановлением Гос-го комитета стандартов Совета Министров СССР от 09.10.1972 г.

39. Стромберг А.Г. Физическая химия: учеб. [для вузов] / А.Г. Стромберг, Д.П. Семченко. – М.: Высшая школа, 1988. – 496 с.

40. ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством».

41. ГОСТ Р 50551-93 "Товары бытовой химии. Метод определения активного хлора".

42. КНД 211.1.4.040-95 Методика фотометрического определения общего железа (II) и железа (II;III) с сульфосалициловой кислотой.

43. ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия, 1997 г.

44. Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс]: Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів

інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ: НТУУ «КПІ»,

2016. – 28 с.

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Якщо визначені консультанти. Консультантом не може бути зазначено наукового керівника магістерської дисертації.