НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

| «На правах рукопису» УДК 504.5:628.33 | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ М.Д.Гомеля «___»_____________20__ р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 101 Екологія

на тему: «Дослідження процесу знезараження води з використанням хітозану»

Виконав:

студент VI  курсу, групи ЛЕ-91 мп

Шудра Данило Романович	__________

Керівник:

Хохотва Олександр Петрович

Доктор технічних наук,доцент.	__________

Рецензент:

__________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент (-ка) _____________

Київ – 2020 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-професійною програмою

Спеціальність – 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Освітня програма – Магістр

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ Гомеля М. Д.

«___»_____________20__ р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Шудра Данило Романович

1. Тема дисертації "Дослідження процесу знезараження води з використанням хітозану",

науковий керівник дисертації Хохотва Олександр Петрович, доктор технічних наук, доцент.

2. Термін подання студентом дисертації 	до 14.12.2020

3. Предмет дослідження: знезаражувальна дія хітозану.

4. Об’єкт дослідження: високомолекулярний і низькомолекулярний хітозан з різним ступенем деацетилювання на мікроорганізми Escherichia coli (E. coli) і Candida albicans (C. albicans)

5. Перелік завдань, потрібно розробити:

– вивчити вплив молекулярної маси хітозану на ефективність знезараження від Escherichia coli та Candida albicans ;

– дослідити вплив рН на ступінь інактивації;

– дослідити вплив флокулюючої дії хітозану на ефект знезараження.

6. Орієнтовний перелік графічного (ілюстративного) матеріалу: ілюстрацій  – 10

7. Орієнтовний перелік публікацій

Шудра Д. Р., Хохотва О. П. Дослідження впливу властивостей хітозану на процес знезараження води // Збірник тез доповідей XIX міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (25-26 листопада 2020 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2020.

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |

9. Дата видачі завдання

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отримання індивідуального завдання | 01.09.2020 |  |
| 2 | Пошук літератури та аналіз підібраних джерел, підбір методик | 03.09.2020 – 25.09.2020 |  |
| 3 | Приготування модифікаторів, модифікування деревної тирси, дослідження сорбції іонів нікелю в статичних умовах. | 25.09.2020 – 02.11.2020 |  |
| 4 | Дослідження сорбцій іонів нікелю в присутності кальцію у динамічних умовах | 02.11.2020 – 30.11.2020 |  |
| 5 | Отримання ізотерм сорбції іонів міді і нікелю на фосфорильованих сорбентах | 30.11.2020 – 08.12.2020 |  |
| 6 | Досліджування процесів десорбції іонів міді елюентами різної природи | 30.11.2020 – 08.12.2020 |  |
| 7 | Подача роботи до захисту | 14.09.2020 |  |

Студент 	____________	____Шудра Д.Р.      п

Науковий керівник дисертації 	____________	        Хохотва О.П.      м

АНОТАЦІЯ

Магістерська дисертація складається з: 84 ст., 16 рис., табл. 17.

Зростаючі вимоги до якості питної спонукають до пошуку більш екологічно доцільних і ефективних методів її знезаражування й очищення. Мета даної роботи полягає в дослідженні знезаражуючої дії одержуваного із природного полімеру хітину хітозану (ХТЗ), у відношенні до E.coli і C.albicans у залежності від фізико-хімічних параметрів середовища.

Встановлено, що ступінь інактивації культури E.coli не залежить від типу досліджених у роботі ХТЗ: високомолекулярного ХТЗ1 (молекулярна маса (Mw) 100–300 кДа) і низькомолекулярного ХТЗ2 (Mw 50-60 кДа) зі ступенем деацетилювання відповідно 95 і 75-85%. У випадку C.albicans високомолекулярний ХТЗ зі ступенем деацетилювання 95% є більш ефективним знезаражуючим агентом. Найбільш високий ступінь інактивації культури C.albicans ХТЗ1 досягається в слабко кислому середовищі (рН 5,0), тоді як при рН 8,5 знезаражуючий ефект є незначним. Вперше показано суттєвий внесок процесу флокуляції мікроорганізмів хітозаном у сумарний ефект знезаражування води. Показано, що наявність у воді домішок органічної й неорганічної природи зменшує як знезаражуючий, так і флокулюючий ефект полісахариду відносно мікробіологічного об'єкта, що зв'язано, мабуть, з конкуруючим впливом цих домішок на взаємодію молекул ХТЗ із мікроорганізмами.

Отримані результати підтверджують, що C.albicans є більш надійним тест-об'єктом процесів знезаражування в порівнянні з E.coli, що має практичне значення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ОБЕЗЗАРАЖЕННЯ ВОДИ, ESCHERICHIA COLI, CANDIDA ALBICANS, ХІТОЗАН, ФЛОКУЛЯТИВНА ДІЯ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПАРАМЕТРИ

АННОТАЦИЯ

Магистерская диссертация состоит из 84 ст., 16 рис., табл. 17.

Возрастающие требования к качеству питьевой воды требуют поиска более экологически целесообразных и эффективных методов ее обеззараживания и очистки. Цель настоящей работы состояла в исследовании обеззараживающего действия получаемого из природного полимера хитина хитозана (ХТЗ), в отношении E.coli и C.albicans в зависимости от физико-химических параметров среды.

Установлено, что степень инактивации культуры E.coli не зависит от типа исследованных в работе ХТЗ: высокомолекулярного ХТЗ1 (молекулярная масса (Mw) 100–300 кДа) и низкомолекулярного ХТЗ2 (Mw 50-60 кДа) со степенью деацетиллирования соответственно 95 и 75-85%. В случае C.albicans высокомолекулярный ХТЗ со степенью деацетилирования 95% является более эффективным обеззараживающим агентом. Наиболее высокая степень инактивации культуры C.albicans ХТЗ1 достигается в слабо кислой среде (рН 5,0), тогда как при рН 8,5 обеззараживающий эффект является незначительным. Впервые показан существенный вклад процесса флокуляции микроорганизмов хитозаном в суммарный эффект обеззараживания воды. Показано, что наличие в воде примесей органической и неорганической природы уменьшает как обеззараживающий, так и флокулирующий эффект полисахарида в отношении микробиологического объекта, что связано, очевидно, с конкурирующим влиянием этих примесей на взаимодействие молекул ХТЗ с микроорганизмами.

Полученные результаты подтверждают, что C.albicans является более надежным тест-объектом процессов обеззараживания по сравнению с E.coli, что имеет практическое значение.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОБЕЗЗАРАЖИВАННИЕ ВОДЫ, ESCHERICHIA COLI,СANDIDA ALBICANS,ХИТОЗАН, ФЛОКУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ,ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

SUMMARY

The master's thesis consists of 84 pages, 16 figures, 17 tables.

Increasing demands on the drinking water quality require the search for more environmentally friendly and effective methods for its disinfection and purification. The purpose of this work was to study the disinfecting effect of chitosan (ChTS) obtained from a natural polymer in relation to E. coli and C. albicans, depending on the physicochemical parameters of the medium.

It was established that the degree of inactivation of the E. coli culture does not depend on the type of ChTS studied in the work: high molecular weight ChTS1 (molecular weight (Mw) 100–300 kDa) and low molecular weight ChTS2 (Mw 50-60 kDa) with a deacetylation degree of 95 and 75-85%, respectively.  In the case of C. albicans, high molecular weight ChTS1 with a degree of deacetylation of 95% is a more effective disinfecting agent. The highest degree of inactivation of C. albicans by ChTS1 is achieved in a slightly acidic environment (pH 5.0), while at pH 8.5 the disinfecting effect is negligible. For the first time, a significant contribution of the process of flocculation of microorganisms by chitosan to the total effect of water disinfection is shown. It was shown that the presence in water of impurities of an organic and inorganic nature reduces both the disinfecting and flocculating effect of the polysaccharide in relation to the microbiological objects, which is obviously associated with the competing effect of these impurities on the interaction of ChTS molecules with microorganisms. The results confirm that C. albicans is a more reliable test object of disinfection processes compared to E. coli, which is of practical importance.

KEYWORDS: WATER DISINFECTION , ESCHERICHIA COLI , СANDIDA ALBICANS, CHITOSAN, FLOCULATING EFFECT,  ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ВСТУП

Погіршення якості води в джерелах питного водопостачання, а також зростаючі вимоги до якості питної води та підвищення екологічності процесу її підготовки, способстуют в даний час здійснення досліджень у напрямку пошуку нових, більш екологічно доцільних і ефективних методів знезараження і очищення води. До таких досліджень слід віднести наукові роботи по знезаражую і очищення води хитозаном (ХТЗ) і матеріалами на його основі.

Хітозан є лінійним високомолекулярним катіонним полімером, що одержують з природного полімеру хітину шляхом деацетилювання в лужному середовищі, і який отримав, завдяки різноманіттю фізико-хімічних і біологічних характеристик, широке застосування в косметології, біомедичної інженерії, сільському господарстві, харчовій галузі.

Висока знезаражувальна здатність хітозану щодо грам-позитивних і грам-негативних бактерій при одночасній відсутності токсичності по відношенню до клітин ссавців, сприяють використанню його в якості антибактеріального агента самостійно або в суміші з іншими природними полімерами.

Мета цієї роботи полягала в дослідженні знезаражувальної дії високомолекулярного і низькомолекулярного ХТЗ з різним ступенем деацетіллірованія на мікроорганізми Escherichia coli (E. coli) і Candida albicans (C. albicans) в залежності від фізико-хімічних параметрів середовища і виявлення вкладу процесу флокуляції мікроорганізмів хитозаном в сумарний ефект знезараження води з метою отримання води питної якості.
 ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

- ХТЗ – хітозан

- ДЦ – деацетилювання

- СД – ступенем деацетилювання

- ВВ – водопровідна вода

- ДВ – дистильована вода

- УФВ – воду після ультрафільтраційний обробки

- МПБ – мясопептонний бульйон

- МПА – мясопептонний агар

- ЛПС – ліпополісахаридом

- ХБК – хітин-білкового

РОЗДІЛ 1. ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ С ВИКОРИСТАННЯМ ХІТОЗАНУ

1.1 Будова та характеристика хітозану

Біополімери хітину та хітозану привернули увагу вчених майже 200 років тому. Хітин був відкритий в 1811 р. (Х. Браконно, А. Одьє), а хітозан у 1859 р. (К. Руже), хоча свою сучасну назву він отримав у 1894 р. (Ф. Хоппе-Сейлер). У першій половині ХХ століття хітин та його похідні виявляли заслужений інтерес, зокрема, він був безпосередньо пов'язаний з трьома нобелівськими лауреатами: Ф. Фішер (1903) синтезував глюкозамін, П. Каррер (1929) деградував хітин шляхом хітинази, а В. Х. Хаворт (1939) встановив абсолютну конфігурацію глюкозаміну.

Хітин – лінійний амінополісахарід, що складається з N-ацетил-2-аміно-2-дезокисі-D-глікопіранозних ланок(рис.1.1).

Рис.1.1 Будова хітинину

За хімічною структурою він близький до целюлози і лише поступається їй за поширеністю в природі . Хітин nerozchy ний в Н 2 О , НЕ сконцентрований   кислоти, луги, спирти та інші органічні розчинники. Він розчинний у концентрованих розчинах соляної, сірчаної та мурашиної кислот, а також у деяких сольових розчинах при нагріванні, але при розчиненні помітно деполімеризується.У суміші диметилацетаміду, N-метил-2-піролідону та хлориду літію хітин розчиняється, не руйнуючи структуру полімеру.

Велика довжина та обмежена гнучкість макромолекул є передумовою для утворення біополімерів складних надмолекулярних структур у тканинах живих організмів . Для хітину основним елементом цієї структури є фібрили - високоорієнтовані агрегати макромолекул діаметром 25-50 нм, у свою чергу, складаються з мікрофібрил діаметром 2,5-2,8 нм . Ця структура забезпечує виконання важливої ​​біологічної функції армування (підвищеної механічної міцності) тканин, що містять хітин .

Завдяки закономірності будови полімерного ланцюга хітину утворюється високовпорядкована структура, яка має характеристики, характерні для кристалічного фазового стану полімерів . У цьому випадку кристалічні області структури хітину можуть існувати у трьох кристалографічних (структурних ) модифікаціях, які відрізняються розташуванням молекулярних ланцюгів в елементарній клітині кристалітів (явище, відоме як поліморфізм ) . Таким чином, рентгенівсько-дифракційний аналіз показав, що молекулярні ланцюги хітину мають конформацію 4С1 .

Залежно від розташування молекул полімеру, існує три форми структури хітину -  ,  та  .  - хітин - щільно упакований, найбільш кристалічний полімер, в якому ланцюги протипаралельні, він характеризується найбільш стабільним станом . У  - хітин в ланцюгах паралельно один одному, а в  - хітин у двох полімерних ланцюгах спрямований "вгору" відносно одного, спрямований "вниз" .  і  є хітином і можуть бути перетворені в  - хітин [ 1 ] .

Специфічність полімерного стану хітину, як і інших високомолекулярних сполук, унеможливлює існування цього полімеру як однофазної системи (повна кристалічність ) . Однак вміст кристалічних областей в хітині досить великий і становить, залежно від походження та способу відбору, 60-85% . Це відносне положення фіксуючих макромолекул хітину забезпечується в системі - і водневих зв’язках : група OH на елементарному рівні С3, що входить до водневого зв’язку з атомом кисню в циклі поблизу елементарного рівня ; Група OH в С6 може бути пов'язана водневими зв'язками як внутрішньомолекулярні - з атомом кисню глікозидного зв'язку та (або) атом азоту ацетамідної групи, а міжмолекулярний - з групою ОН у сусідній С6 макромолекулі . Останні можуть утворювати водневі зв'язки з молекулами кристалізаційної води .

Оболонка краба і кутикула комах відіграють роль зовнішнього скелета і виконують захисні функції . Хітин, який входить до оболонки ракоподібних, утворює волокнисту структуру, він пов'язаний з білками пептидним зв'язком деацетильованої аміногрупи з діаміномонокарбоновими амінокислотами неароматичної структури, що має форму хітино-білкового комплексу (CBC ) .

Хітин особливим чином змінюється під дією ферменту та в організмі морських крабів . У процесі линьки хітинова оболонка піддається значному руйнуванню і подальшому відновленню . Участь у цьому процесі специфічних ферментів сприяє надзвичайно високій швидкості синтезу та деградації хітину . Хітинові ферментів мають різні рівні активності в залежності від фізіологічного стану ракоподібних . Наприклад, у крабів хітиназа синтезується безперервно, а синтез хітобіази посилюється перед линькою і зменшується відразу після її линьки . У морських крабів,відразу після линьки оболонка м’яка, еластична, складається лише з CBC, але з часом вона зміцнюється мінералізацією структури CBC переважно карбонатом кальцію . Ця мінералізація відбувається більшою чи меншою мірою залежно від виду тварини .

Так їм шлях оболонки краба побудована з трьох основних елементів - хітину, який діє як кадр мінералу, який забезпечує необхідну міцність і броню білки , які роблять його живу тканину . Також оболонка містить ліпіди, меланіни та інші пігменти . Пігментами оболонки ракоподібних є, зокрема, такі каротиноїди, як астаксантин, астацин та криптоксантин . У кутикулі та дорослих комах хітин також ковалентно зв’язується з білками, такими як членистоногі та склеротинії, а також із великою кількістю сполук меланіну, які можуть становити до 40% маси кутикули .Кутикула комах дуже міцна і водночас гнучка завдяки хітину, вміст якого становить від 30% до 50% . У клітинній стінці деяких фікоміцетів, таких як ітрій, хітин міститься разом із целюлозою . Хітин у грибах зазвичай асоціюється з іншими полісахаридами, такими як  -1-3-глюкан, у членистоногих - з білками, такими як склеротінія та меланін .

Структурний компонент хітинового N-ацетил-D-глюкозаміну в бактеріях, поряд з ацетилмурамовою N- ою кислотою, компонентом клітинної стінки . У тваринному світі N-ацетилглюкоза та n входять до складу мукополісахаридів (глікозаміногліканів ) сполучної тканини (гіалуронова кислота, хондроїтин сульфати, гепарин ) , речовин групи крові та інших глікопротеїдів . Залишок N-ацетил-D-глюкозаміну зазвичай знаходиться на редукованому кінці вуглеводних ланцюгів тваринних глікопротеїнів, утворюючи вуглеводно - білковий зв’язок . Це пояснює сумісність хітину та хітозану з живими тканинами. Найпоширенішим типом зв’язку глікопротеїнів у тварин є N- глікозидний зв’язок, утворений залишком N- ацетилглюкозаміну та  -амідною групою аспарагіну . Хтозна  - (1-4 ) -2-аміно-2-дезокси і - D -hlikopolisahar і будинок, тобто aminopolisahar і е й отримані при видаленні групи С2 позиції хітину atsetylnoy в результаті його обробки в жорстких умовах лужної, який дозволяє замінити ацетильну групу хітину аміногрупами (рис. 1.2):

Рис.1.2 Будова хітозану.

Залежно від джерела сировини та способу отримання молекулярна маса хітозану коливається від 3 10 5 до 6 · 10 5 .

Як і хітин, хітозан є аморфно-кристалічним полімером, який також характеризується явищем поліморфізму, а кількість структурних модифікацій при переході від хітину до хітозану збільшується до 6. Збереження розміру елементарної клітини кристалітів вздовж макромолекули вісь при відповідній характеристиці хітину (103 нм) вказує на те, що конформація макромолекул при переході від хітину до хітозану суттєво не змінюється. При цьому в процесі деацетилювання хітину загальне впорядкування структури значно знижується (ступінь кристалічності знижується до 40-50%).Зниження ступеня кристалічності може бути обумовлене як аморфізацією структури внаслідок внутрішньокристалічного набухання під час деацетилювання, так і порушенням регулярності структури полімерного ланцюга в разі неповного розщеплення N-ацетильних груп.

На відміну від хітину, хітозан, отриманий при його деацетилюванні, розчинний навіть у розбавлених органічних кислотах, таких як водна оцтова кислота. Таким чином, для розчинів хітозану, як і інших полімерів, характерна суттєва залежність в'язкості від концентрації (при збільшенні концентрації розчину хітозану в 1-2% розчині оцтової кислоти від 2 до 4% в'язкість розчину збільшується приблизно в 30 разів). Поява вільної аміногрупи в кожній елементарній ланці макромолекули надає хитозановим властивостям поліелектролітів, одним з яких є набряк поліелектролітів, характерний для розчинів поліелектролітів - аномальне збільшення в'язкості розведених розчинів (з концентрацією нижче 1 г / л ) із зменшенням концентрації полімеру.Цей ефект є наслідком збільшення ефективного об'єму та асиметрії макромолекул у розчині в результаті відштовхування однойменних зарядів, що виникають під час протонування аміногруп [2,3].

Хітозан - біополімер відносно слабкої основності (рКа ~ 6,5). Він не розчиняється в лужних середовищах, але його катіонна поліелектролітна природа в кислому середовищі забезпечує взаємодію з негативно зарядженими синтетичними або природними полімерами. Цей катіонний поліамін має високу молекулярну масу лінійних поліелектролітів, а також має в'язкість від високої до низької. Проявляє хелатні властивості, пов'язує перехідні метали, має високу здатність до хімічної модифікації завдяки наявності реакційноздатних аміно - та гідроксильних груп.Крім того, Хітозан - це природний біополімер, біологічно сумісний з тканинами організму, біологічно розкладається до нормальних компонентів організму (глюкозамін, N-ацетилхлюкозамін), нетоксичний, медицина проявляє себе як гемостатики, бактеріостатики, фунгістат та к, імуномодулятор, має антипухлинних ефект і знижує рівень холестерину [4].

1.2 Способи отримання хітозану

Як уже згадувалося раніше, хітозан - це амінополісахарид, отриманий шляхом видалення ацетильної групи в хітині шляхом обробки її в суворих умовах розчином лугу, що дозволяє замінити ацетильну групу хітину аміногрупами (рис . 1.3) .

Рис.1.3 Приготування хітину та хітозану з сировини

Таким чином, стадії деацетилювання хітину завжди передує процес його виділення з хітинвмісної сировини. Хітин як нерозчинний полімер не може бути виділений безпосередньо з оболонки. Для його отримання необхідно послідовно відокремлювати білкові та мінеральні компоненти оболонки, тобто переводити їх у розчинний стан і видаляти. Для отримання хітину та його модифікацій з відтворюваними характеристиками необхідно вичерпно видалити білкові та мінеральні компоненти оболонки. Всі відомі методи вилучення хітину з MSS можна розділити на три основні групи:

- хімічна обробка кислотами, лугами, комплексонами тощо;

- методи біотехнології, застосування ферментних препаратів та протеолітичних бактерій;

- електрохімічний метод.

1.3 Деацетилування хітину. Отримання хітозану

В основі виробництва хітозану лежить реакція розщеплення структурної одиниці хітинових α- N- ацетил- D -глюкозамін-ацетильних груп або реакція деацетилювання (DC) .

Переміщення в елементарному ланцюзі макромолекули замінників хітину (ацетамідні та гідроксильні групи ) в С2 та С3 спричиняє значну гідролітичну стабільність ацетамідних груп, у тому числі в умовах лужного гідролізу . Тому розщеплення ацетамідних груп можна проводити лише у відносно суворих умовах - при обробці 40-49% водним розчином NaOH при температурі 110-140 ℃ протягом 4-6 годин. Однак за цих умов ступінь деацетилювання (частка розщеплених ацетамідних груп в одиниці одиниці) не досягає одиниці, тобто не забезпечує кількісного видалення цих груп, як правило, 0,8-0,9 [3].

Постійний струм реакція супроводжується одночасним розривом глікозидних зв'язків полімеру, тобто зниження молекулярної маси, зміни в надмолекулярної структурі, ступінь кристалічності і т.д. Таким чином, хітозан є полідисперсністю молекулярної масою полімеру D -glucosamine, що містить 5-15% ацетамідних груп, а також до 1% груп, пов’язаних з амінокислотами та пептидами [5].

Постійний струм Процес , як правило , здійснюється з використанням концентрованих лугів при підвищених температурах. Першим досвідом отримання хітозану було злиття хітину з твердим лугом при 180 ℃ . Цей метод дав продукт зі ступенем деацетилювання (SD) 95%, але значно зруйнованим (до 20 одиниць).

Найпоширеніші розчини постійного струму розчинів лугів концентрації 30-50%, оскільки він більш м'який. ТАК у водних розчинах лугів може забезпечити 100% ступінь деацетилювання при використанні поетапного процесу та значно менше деструктурує хітозан. При надходженні хітозану в цих умовах одночасно з реакцією постійного струму відбувається руйнування хітину, тобто розрив його ланцюгів глікозидними зв'язками, що призводить до зменшення молекулярної маси хітозану та зменшення його в'язкості [1,6, 7]. Висока стійкість хітину до постійного струму зумовлена ​​наявністю водневого зв’язку між карбонільною групою та азотом амідної групи сусідніх ланцюгів хітину в міцелярній структурі. Щоб зруйнувати цей досить міцний зв’язок, процес проводять при високій температурі (100-160 ℃). Зі збільшенням температури навіть при низьких концентраціях лугу (30%) ступінь постійного струму досягає майже граничного значення (98%), але молекулярна маса зменшується, а отже, в'язкість розчинів отриманого хітозану. Для збереження молекулярної маси полімеру переважно знижувати температуру обробки хітину [6].

Як уже зазначалося, структура хітину являє собою кристалічну решітку, у зв'язку з чим ступінь розчинності та набухання хітину в різних середовищах досить низький . Ступінь подрібнення хітину перед постійним струмом важлива для отримання однорідного продукту . Подрібнення хітину полегшує доступ деацетильованого агента всередину структури, тому завдяки рівномірному перебігу процесу постійного струму і супроводжує його руйнування . Розчиняючись в оцтовій кислоті, ці поверхневі шари утворюють розчин, а внутрішні шари частинок не повністю деацетилюються, лише набухають . Такий неоднорідний цукровий діабет може мати обмежене використання . У разі досить тонкого подрібнення хітину всі шари частинок деацетилюються в однаковій мірі, що призводить до отримання більш однорідного продукту .

Важливу роль у зменшенні ступеня руйнування хітину відіграє середовище, що викликає реакцію постійного струму, оскільки в ньому присутній кисень. Розроблено ряд способів виведення кисню із сфери реакцій. Найпростіший з них - щільне редагування та пресування стихійного лугового хітину з подальшим освітленням залишків повітря азотом з контейнера та його герметизацією. Також застосовуються барботування реакційної суміші з азотом, проходження азоту над поверхневою суспензією тощо. У всіх випадках при DC хітині в інерційному середовищі спостерігається збільшення молекулярної маси та в'язкості хітозану без зменшення діабету, на відміну від даних, отриманих шляхом знезалізнення хітину в повітрі.

Важливим фактором хитозану постійного струму є розташування реакційної маси. Відомі способи отримання хітозану та в реакторах із витісненням та в умовах різних матеріалів (включаючи полімерні матеріали) без місця. Використовуючи простір, необхідно вивчити консистенцію реакційної маси, яка визначає взаємозв'язок між нативною і твердою фазами. Оптимально ми можемо розглядати масове співвідношення влучень: розчин лугу 1: 5-1: 12 залежно від якості хітину, взятого для переробки. Ця суспензія добре рухається в реакторі і не вимагає надмірної кількості лугу. 8

Спосіб отримання хітинового хітозану обробкою 50 % - ним гідроксидом натрію при 105 - 110 ℃ протягом 40 - 60 хвилин . Однак суворі умови є недоліком цього методу деацетилювання .  9

Цей метод обробки хітозану із шкаралупи морського краба , що включає активацію сухого або вологого хітину подрібненням в колоїдному млині , деацетилюванням, промиванням готового продукту та частковим зневодненням з подальшим сушінням, подрібненням і таблетуванням . Цей метод вимагає дорогого обладнання та важкий в обслуговуванні .  10

Існує спосіб отримання хітозану з молюсків через деацетилювання, препарат 50 % - ний розчин гідроксиду натрію, охолоджуючи його до температури 18 - 22 ℃ , що робить сухий хітин в співвідношенні хітину , лужний розчин 1 : 10 - 1 : 15 до отримання однорідної суспензії та витримування останньої при кімнатній температурі протягом 5-20 днів . Однак цей спосіб передбачає використання лугу високої концентрації, що призводить до значного споживання лугу та часткового руйнування цільового продукту .  11

Відомий також спосіб отримання хітозану з хітину содержащего сировини, включаючи черепашкового краба, який подрібнює сировину до фракцій 49 - 2000 мкм, відбілюючи його 0,1 N розчином гіпохлориту натрію, подвійну демінералізацію 6-7 % - Соляна кислота Ноя при температурі 15-35 ℃ протягом 1 години при перемішуванні . Модуль ванни 7-8 . при додаванні невеликої кількості бутанолу як піногасника . В кінці процесу демінералізації кислота зливається через фальшиве дно апарату .Далі дві стадії депротеїнізації, після кожної з яких також проводять злив маточного розчину . На цьому першому етапі проводять 15-20 % - це розчин гідроксиду натрію при 85-95 ℃ , і ще 5-6 % - це розчин гідроксиду натрію для зменшення деградації боргідриду натрію . Дезацетилювання проводять 43-45 % - це гідроксид натрію при початковій температурі 113-115 ℃ , що на 15-30 хвилин знижується до 105-108 ℃ . Після кожного процесу сировину промивають водою до рН 6,5 .недоліком цього способу є велика кількість стадій, використання додаткових реагентів, таких як гіпохлорит і боргідрид натрію та бутанол, які є токсичними та дорогими речовинами . Крім того, отриманий таким чином хітозан має досить високий ступінь деацетилювання, який становить 82% .  12

Завданням запропонованого способу отримання хітозану було усунення недоліків описаних способів, спрощення технології, зниження собівартості кінцевого продукту та підвищення його якості .

Це досягається тим, що в способі отримання хітозану, включаючи подрібнення природного хітинсодержащего сировини, завантаження його в реактор, демінералізацію 6-7% розчину соляної кислоти, депротеїнізацію гідроксидом натрію при температурі 85- 95 ℃ , деацетилювання розчином гідроксиду натрію при нагріванні та промиванні водою після кожного саду до рН 6,5, здійснюють завантаження хітинвмісної сировини, подрібненої до отримання фракції 0,5 - 6 мм, одночасно в декількох реакторах . Демінералізацію проводять потоком розчину соляної кислоти при температурі 85-95 ℃протягом 1,5 год з контролем рН на виході з кожного реактора для вирівнювання концентрації кислоти на виході з кожного реактора з концентрацією вихідної кислоти безперервним надходженням, депротеїнізація проводиться шляхом подачі 6-7% гідроксиду натрію протягом 1,5 год. , а потім бере участь в розвантаженні обробленого матеріалу в автоклав , де деацетилювання здійснюється одночасно з відбілюванням 50% розчину гідроксиду натрію при 130-140 ℃ в інертному атмосфері азоту в присутності 5 % - ного розчин перекису водню в кількість 3 5% від загальної суміші .

Деацетилювання відбувається при 50 % - ванні гідроксиду натрію в протягом 1 - 2 годин . при температурі 130 - 140 ℃ в атмосфері інертного газоподібного азоту, що дозволяє отримувати хітозан з високим ступенем деацетилювання та молекулярною масою, запобігаючи термічному окислювальному руйнуванню полімерного ланцюга . Отриманий хитозан промивають водою до рН 6,5 і сушать при температурі 60 - 70 ℃ .

Таким чином , запропонований спосіб є менш поетапним . Крім того, інший спосіб вищі процеси ефективності, менше робочої сили - і споживання енергії . Метод дозволяє збільшити ступінь деацетилювання до 87-91%, а також передбачає використання більш доступних і дешевих у віддалених від моря регіонах.

1.4 Сушка хітозану. Подрібнення і зберігання

Після постійного струму і промивання до нейтрального рН хітозан є сильно гідратованим, набряклим продуктом із вмістом води понад 70%. Щоб запобігти ороговінню, хітозан сушать при 50-55 ℃ . При висушуванні при більш високих температурах хітозан ущільнюється, темніє і втрачає розчинність, що зменшує можливість його використання. Найкращий спосіб проявити себе в псевдокиплячому висиханні шару хітозану при 50 ℃ . Низькомолекулярні водорозчинні хітозан та олігосахариди сушать на розпилювальних та ліофілізованих сушарках. Сухий на повітрі хітозан містить 8-10% води.

Щоб використовувати хітозан, такий як ферма ацевтиці, як субстрат для таблетування та інкапсуляції , його потрібно подрібнити до розміру частинок 100 - 200 - мкм. X itosan , зберігаючи кристалічну структуру хітину, важко подрібнювати, і тому для отримання порошкоподібного продукту його подрібнюють послідовно різанням, стиранням та деформацією при ударному зсуві, використовуючи відповідно дезінтегратори, млини та кульові млини. Найбільші труднощі при подрібненні представляє погано висушений або ороговілий хітозан, оскільки в цьому випадку він має пластичність і важко подрібнюється [5].

У деяких випадках гранульована форма полімеру має переваги перед порошкоподібною формою. Переробка хітозану в гранули може здійснюватися різними способами: шляхом розпилювальної сушки розчинів полімерів з низькою в'язкістю; грануляція під тиском порошкоподібного полімеру, що містить пластифікатор; осадження полімеру у вигляді крапель із сильно в’язкого розчину; шляхом утворення сферичних мікрокапелек з розчину полімеру шляхом його емульгування у відповідному дисперсійному середовищі [30]. Останні два способи є найбільш актуальними, оскільки вони забезпечують найбільшу аморфізацію полімеру та отримання композиційних гранул за умови введення в формувальний розчин модифікуючих добавок.

Під час зберігання хітозану на світлі спостерігається потемніння до коричневого кольору, знижена розчинність. Особливо це стосується тонко подрібненого, а також висушеного розпиленням хітозану. Хто знає, що це гігроскопічний матеріал, порошок хітозану може агломерироваться при зберіганні в приміщеннях з підвищеною вологістю або перепадами температури. Тому хитозан зберігають герметично закритим у непрозорій упаковці (банки, пакети, мішки) у сухих закритих приміщеннях при кімнатній температурі [5].

1.5 Застосування хітину та хітозану

Як уже зазначалося, хітин і хітозан за своєю структурою подібні до целюлози - одного з основних волокнистих природних полімерів . Природно, тому що, як целюлоза, ці полімери та їх похідні мають волокно з кіно- , що утворює [ 13-15 ] властивості . Завдяки біосумісності з тканинами людини, низькій токсичності, здатності посилювати регенеративні процеси при загоєнні ран, біологічно розкладаються такі матеріали становлять особливий інтерес для медицини .

При лікуванні гнійних і опікових ран широко застосовуються ферменти, ефективність яких може бути підвищена за рахунок включення їх в структуру волокон і губок . Полімери , такі як хітин, хітозан, карбоксиметилцелюлоза хітину , з - за широкого спектру функціональних груп забезпечують можливість освіти між полімерним носієм і ферментних зв'язків різної міцності, що створює умови для регуляції активності і стабільності ферменту, його швидкість та дифузія [ 16, 17.18 ] .

У медицині для лікування та профілактики тромбозів використовується природний антикоагулянт крові - гепарин, за хімічною структурою є змішаним полісахаридом . Найближчий його структурний аналог - сульфат хітозану також має антикоагулянтну активність, посилюючись із збільшенням ступеня сульфатування [ 19 ] . Можливість здійснення синергетичного ефекту (підвищена активність гепарину із введенням добавок сульфату хітозану ) робить цю сполуку перспективною для створення препаратів з антикоагулянтною та антисклеротичною дією .

N - і O-сульфатованих і похідні частково deatset і л ова ня карбокси і метил хітин , щоб не тільки запобігти згортанню крові за рахунок селективної адсорбції антитромбіну, але і значно знизити інтенсивність поділу ракових клітин .

Іншою можливістю є використання хітину, хітозану та їх похідних – створення носіїв фармацевтичні препарати (антибіотики, противірусні, протипухлинні і протизапальні препарати алергічні ) у вигляді плівок (мембран ) . Застосування таких плівок створює умови для вивільнення ліків, забезпечуючи ефект продовження їх дії [ 20-26 ] .

Однією з унікальних біологічних активностей хітозану є його здатність викликати стійкість до вірусних захворювань у рослин, пригнічувати вірусні інфекції у тварин та запобігати розвитку інфекційних фагів у заражених культурах мікроорганізмів [ 27, 28 ] .

Утворення комплексів полімерних лігандів з різними металами все частіше використовується в аналітичній хімії, хроматографії, біотехнологічних процесах . Полімерні комплекси творні , включаючи хітин, хітозан та їх похідні, такі карбоксиметилові ефіри, можна розглядати як реальну альтернативу традиційним методам очищення стічних вод, промисловим підприємствам металевих сполук, що використовуються для нанесення захисних покриттів (нікель, хром, цинк ) , і з таких металів, як ртуть і кадмій, які можуть накопичуватися в живих організмах . Наявність електрон-аміно -і гідроксильних груп, широке впровадження різних іонних груп кислотного та основного характеру робить похідні хітину та хітозану дуже перспективними для використання в хроматографії при розділенні та очищенні біоактивних сполук (нуклеїнових кислот та продуктів гідролізу , стероїдів, амінокислот ) [ 29 - 31 ] .

У фотографічних процесах, пов'язаних із швидким розвитком зображення, використовуйте такі важливі характеристики хітозану, як його плівкоутворюючі властивості, поведінка в системах, що містять желатинові та срібні комплекси, що забезпечують відсутність поперечної (плівкові шари ) дифузії барвника, оптичні властивості полімер .

Застосування хітозану в паперовій промисловості має значні перспективи : завдяки більшій міцності у водних обробках іонних зв'язків, що утворюються при нанесенні хітозану на целюлозне волокно під час формування паперу, порівняно з існуючими водневими зв'язками у звичайному папері значно збільшується міцність паперу , особливо у вологому стані . [ 32 ] .

Останнім часом все більше уваги приділяється вивченню освітніх процесів, вивченню властивостей та можливостей практичного застосування спеціального класу продуктів хімічного перетворення полімерів - інтерполімерних комплексів . Ці сполуки, утворені взаємодією макромолекул протилежно заряджених поліелектролітів, характеризуються високою гідрофільністю, що дозволяє використовувати їх як ефективні флокулянти, структуроутворювачі та у вигляді плівок як напівпроникні мембрани та покриття, в тому числі в медицині [ 33, 34 ] .

Застосування в якості компонента інтерполімерного комплексу відносно твердоцепочечного хітозану, здатного завдяки наявності іонних груп утворювати міжмолекулярні іонно - іонні та іонно - дипольні зв’язки, дає можливість поліпшити фізико-механічні властивості отриманих плівок . Одним із напрямків успішного використання таких плівок можуть бути процеси випаровування сепарації водно-органічних сумішей . Таким чином, плівка на основі хітозанового комплексу інтерполімерно - поліакрилова кислота в процесі поділу первапораційною водо - ізопропанольної сумішшю не поступається транспортним характеристикам плівки традиційних матеріалів (ацетат целюлози, полівініловий спирт) , значно перевершивши їх вибірково відточеними [ 35 ] .

Завдяки своїм унікальним властивостям хитозан знайшов застосування в харчовій промисловості . Здатність хітозану прояснювати технологічні рідини використовується у виробництві соків, пива, вин, сироватки, подрібненої води, бульйонів перед пресом та інших рідин низької концентрації, що містять дрібні частинки органічних сполук різної природи . Прояв властивостей сорбенту та частково емульгатора викликає ліпофільний ефект хітозану .

У технології формованих виробів хитозан використовується як структуруючий засіб, що підвищує значення реологічних характеристик харчових мас . Хто знає, має рідкісну властивість поєднувати в упорядкованій структурі уламки матеріалів різної вологості : сухих, з проміжною вологістю та високою вологістю .

Бактерицидна дія хітозану дозволяє використовувати його при зберіганні різних харчових продуктів . Найбільш широко проявляється захисний ефект плівок хітозану, що наносяться на поверхню фруктів та овочів - яблук, апельсинів, полуниці, помідорів, перцю . Оскільки фрукти та овочі залишаються живим організмом, будучи відокремленими від материнської рослини, вони мають певний імунітет і в них відбуваються обмінні процеси .

Однорідна, гнучка, не розтріскується плівка хітозану, що має селективну проникність, як і інші полімерні покриття, на поверхні фруктів та овочів виконує роль мікробного фільтра та / або регулює склад газів у поверхні та товщину тканин, тим самим впливаючи на активність і тип дихання, що, як правило, сприяє продовженню терміну зберігання рослинної сировини . Крім того, покриття хітозаном спричиняє деякі морфологічні зміни збудників псування томатів та перцю . Плівка хітозану, яка сприяє продовженню терміну зберігання морозива з тунця, швидше за все, відіграє роль бар’єру, який регулює проникнення кисню в повітря та випаровування води .

X itosan , коли вони присутні в їжі, позитивно впливає на їх біологічну цінність . Крім того, хітозан відноситься до харчових волокон, які не засвоюються організмом людини, а в кислому середовищі шлунка утворює розчин високої в’язкості . Як харчовий компонент або як лікувально-профілактичний препарат, хітозан проявляє властивості ентеросорбенту, імуномодулятора, антисклеротичного та антиартритного фактора, регулятора кислотності шлунка , інгібітора пепсину та ін . [ 36 ] .

X itosan відрізняється від більшості природних та хімічно синтезованих гелеутворюючих речовин, що використовуються у косметиці, тим, що при біологічних значеннях рН вони мають позитивний заряд, тобто є полікатіоном (якщо pH <b ) . Це їх перевага перед поліаніонними гелеутворювачами, негативно зарядженими при біологічних значеннях рН .

Позитивно заряджений хітозан взаємодіє з негативно зарядженою шкірою та волоссям. Потім вони отримують біоадіз та ВН, а також здатність їх застосування заснована частково на косметиці .

Крім того, сумісність хітозану з рослинними екстрактами та іншими компонентами, що використовуються як корисні добавки та біологічно активні інгредієнти, відкриває перспективи їх використання для розробки нових засобів для введення активних інгредієнтів у косметичні склади . Прикладом може служити технологія створення гранул, що містять біологічно активні речовини, які нестабільні в нормальних умовах косметичного виробництва та зберігання готової продукції .

Застосування хітозану у засобах для волосся на основі їх здатності утворювати плівки при взаємодії з кератинами для волосся . Плівки хітозану стабільніші при високій вологості, ніж плівки, утворені синтетичними полімерами, тому склад засобів для укладання волосся має значні переваги перед традиційними фіксаторами. X itosan покращує інші споживчі якості засобів по догляду за волоссям, покращує розчісування, зменшує статичний заряд, підвищує блиск волосся . Вони здавна використовуються як кондиціонуючі добавки в шампунях і кондиціонерах .

Такі властивості хітозану, як здатність утворювати прозору захисну плівку, яка захищає шкіру від втрати вологи, використовуються при розробці засобів по догляду за шкірою .

Ще однією цікавою властивістю хітозану є здатність служити матрицею для активних інгредієнтів .

Потенційне використання хітозану в засобах для догляду за шкірою визначається його унікальною хімічною структурою, подібною до целюлози .

Фракція молекул, що містить решту N- ацетильної групи (5-24% ), визначає здатність хітозану до гідрофобних взаємодій . Гідрофільність та гідрофобність хітозану дозволяє використовувати його як стабілізатори емульсій . Завдяки високій молекулярній масі та лінійній структурі молекули, хітозан є чудовим засобом підвищення в'язкості емульсій при низьких значеннях рН .

Х itosan , як і інші гідроколлоіди, здатний утримувати воду і служити в якості зволожуючого компонента косметичних засобів [ 37 ] .

1.6 Біологічна характеристика Escherichia coli

1.6.1 Морфологічні ознаки Escherichia coli

E. coli – це дрібні (довжиною 2 – 3 мкм, шириною 0,5-0,7 мкм) грамнегативні палички з закругленими кінцями. Ультраструктура подібна до інших грамнегативних бактерій.

У мазках вони розташовуються безладно, не утворюють спор, перетріхі (джгутики відходять по периметру бактерії). Кишкові палички рухливі. Деякі штами мають мікрокапсулу. Кишкова паличка не утворює спор.

1.6.2 Культуральні властивості Escherichia coli

Температурний оптимум для росту ешерихій 37°С, pH 7,2-7,4, факультативний анаероб до живильних середовищ невибагливий.

При посіві на мясопептонний бульйон (МПБ), мясопептонний агар (МПА):

На МПБ дають рясний ріст при значному помутнінні середовища; осад невеликий, сірого кольору, легкоразбівающійся. Утворюють пристінковікільце, плівка на поверхні бульйону зазвичай відсутня.

На МПА колонії прозорі з сірувато-блакитним відливом, легко зливаються між собою.

При посіві на диференціальні середовища:

- на середовищі Ендо утворюють плоскі червоні колонії середнього розміру з темним металевим блиском (Е. coli).

- на середовищі Левіна кишкові палички дають забарвлені в колір індикатора колонії, так як здатні розкладати лактозу, що входить в ці середовища.

- на середовищах Хісса кишкова паличка може утворювати газ. На селективно-диференціальних середовищах колонії приймають колір, відповідний забарвленню середовища.

- на середовищі Плоскірєва – відповідно червоні з жовтим відтінком або безбарвні.

- на кров'яному агарі можуть давати повний гемоліз.

1.6.3 Біохімічні влативості Escherichia coli

Кишкова паличка виробляє численні сахаролітичні ферменти, швидко ферментує глюкозу та інші вуглеводи, часто з утворенням acids and gases. Практично всі біотипи кишкової палички постійно ферментують маніт, арабінозу, мальтозу з утворенням кислоти; більше 90% штамів - лактоза, сорбіт; змінна - сахароза, рафіноза, рамноза, ксилоза, дульцит, саліцин; зазвичай не ферментують адонію та інозитол. E. coli Заборонено кидати цитрат амонію, малонат натрію, не росте на CAT з ціанідом калію, який не зменшує нітратів і нітритів, не розщеплює сечовину, не розбавляє желатин, більшість штамів утворюють індол і не випромінює H2S.

Escherichia coli дає позитивну реакцію з метилротом та негативну реакцію Фогеса-Проскауера: (Для встановлення реакції Фогеса-Проскауера на 2,5 см 3 бактеріальні культури додають на початку 1 см 3 6% спиртового розчину альфа-нафтолу, а потім 0,4 см 3 40% -ного водного розчину КОН пробірку ретельно струшують і через 3-5 хвилин враховують результати. При наявності ацетилметилкарбінолу в культурі він стає рожевим - позитивна реакція, колір культури в жовтий означає негативну реакцію, при сумнівній реакції культура стає світло-оранжевою.). Кишкова паличкане синтезує ферменти цитохромоксидазу та фенілаланіндезаміназу, постійно декарбоксилює лізин, орнітин та дегідролізує аргінін. Згортає молоко.

1.6.4 Токсичність Escherichia coli

E. coli утворює ендотоксин, асоційований з LPS (ліпополісахаридом), який входить до складу O-антигену. Біологічна активність ендотоксину виражається по-різному в різних серогрупах кишкової палички. Токсичні властивості ендотоксину визначаються цілою молекулою ЛПС, оскільки один ліпід або полісахарид є малотоксичними. Ендотоксин впливає на систему згортання крові, викликає явище Шварцмана та інші явища, має пірогенні, ад'ювантні, захисні та мітогенні властивості. У малих дозах стимулює, а у великих пригнічує фагоцитарну реакцію.

Кишкова паличка виробляє два типи ентеротоксину. Термостабільний ентеротоксин інактивується лише після кип'ятіння протягом 30 хв, повільно діалізується через целофан, зберігає активність при кислих значеннях рН та після обробки трипсином та проназою. Молекулярна вага 10 3 -10 4 . Не має антигенних властивостей. Термолабільний ентеротоксин інактивується через 30 хвилин нагрівання при 60 ° C, рН 4,0-5,0, під дією пронази і не діалізується. Антигенна специфічність термолабільних ентеротоксинів, що продукуються різними серогрупами та холерогеном, однакова.Вони стимулюють активність аденилатциклази і викликають накопичення циклічного аденозинмонофосфату (цАМФ), що призводить до порушення секреції та розвитку гострої діареї .

1.6.5 Життедіяльність Escherichia coli

Водоймою кишкової палички в природі є людина, товста кишка тварини населена різними біотипами цього мікроба.

Кількість кишкової палички в 1 г фекалій коливається від декількох мільйонів до 3,1 мільярда. На собині. Протягом життя відбувається повторна зміна біовару кишкової палички в кишечнику. Певну роль у цьому процесі відіграють дієта, інфекції, лікування хіміотерапією, антибіотиками та іншими факторами.

1.7 Біологічна характеристика Candida albicans

1.7.1 Морфологічні ознаки Candida albicans

Культури Candida albicans утворюють великі округлі хламідоспори на кінцях псевдомицелію з більш вираженою стінкою та більш зернистим вмістом.

Для C . albicans характеризується лише безстатевим розмноженням, тоді як нестатеві спори утворюються в процесі життєдіяльності, які називаються « конідіями »(Greek konis- пил). Вони також можуть утворювати скупчення бластоконідій (молодих грибкових клітин діаметром 2-5 мкм). Бластові конідії Candida відгалужуються від материнської клітини і розташовані на перетяжках псевдоміцелію. Для S. albicans характерне утворення ростових трубок, що передує появі нових гіф та дріжджових форм . Таким чином, якщо C. albicans інкубувати протягом 2 год при температурі 37 ° С у 10% сироватці, то бластоконідії утворюють типові видовжені клітини -ростові трубки. Вони відрізняються від інших подібних виростів відсутністю перетяжок на головній трубі (гіфах).

Одним із факторів, що стимулюють утворення ростових трубок (і далі гіф), є підвищений вміст вуглекислого газу (з такими станами стикаються мікроскопічні грибки в тканинах). Відмінною особливістю C. a lbicans є також утворення хламідоконідій (спор з подвійною щільною оболонкою) на кінцях або коротких бічних відростків гіф.

Хламідоспори використовуються для переживання несприятливих умов. Відзначається, що при поверхневому кандидозі шкіри у вогнищах ураження переважають бластоспори, а в глибоких мікозах знаходяться переважно вегетативні клітини. Температура має важливий вплив на морфогенез кандиди. Таким чином, при температурі близько 25 ° C утворюються хламідоконідії. Вища - від 37 до 40 ° C (подібний діапазон температур може бути в організмі у потенційних пацієнтів) і рідше до 43 ° C - сприяє утворенню гіф і псевдогіф.Однак не всі види Candida здатні рости при температурі 37 ° C і вище, тому ця властивість є важливою патогенетичною характеристикою та відокремлює потенційно патогенні штами від сапрофітів навколишнього середовища. [2]

1.7.2 Культуральні ознаки Candida albicans

C. аlbicans краще ростуте на спеціальних поживних середовищах з додаванням вуглеводів (глюкози), але можуть розмножуватися і на простих. Оптимальна температура росту грибів – 22-36°С; pH – 5,8-6,5. Спеціальними середовищами для вирощування кандид є глюкозо-пептонний агар, кукурудзяний поживний агар, середовище Сабуро. Колонії на глюкозо-пептонному середовищі при 25°С через 1-3 дні зростання – молочно-білі, біло-кремові з тьмяним блиском; спочатку гладкі, вологі, при подальшій інкубації можуть стати зморшкуватими.[2]

1.7.3 Біохімічні властивості Candida albicans

C . albicans - найбільш вивчений збудник мікозів. За наявністю патогенних факторів C. albicans перевершує всі інші види Candida . Фактори патогенності C. albicans можна розділити на 3 групи: мінливість та значна лабільність морфофізіологічних властивостей клітини, рецептори адгезії та літичні ферменти. Варіативність забезпечується багатьма генетичними та регуляторними механізмами і дозволяє вижити в різних умовах (температура, кислотність, вміст кисню, поживні речовини). C. albicans - єдиний збудник мікозу, який існує в диплоїдному стані.Залежно від умов навколишнього середовища, C. albicans переходить від дріжджової форми до цвілі і назад (поліморфізм), змінює загальний фенотип (явище перемикання) або поверхневу структуру, тобто рецептори та антигени. Серед рецепторів C. albicans є фактори адгезії до фібриногену, ламініну, фактори системи комплементу. Це забезпечує можливість швидкого прикріплення та вторгнення, "антигенної мімікрії", тобто забезпечення цими рецепторами імунних факторів людини. Серед факторів патогенності виділяють такі властивості, як стійкість до протигрибкових препаратів: здатність прискорювати їх виведення, зміну або посилення внутрішньоклітинної мішені.

Обговорюючи патогенетичні аспекти кандидозу, слід мати на увазі, що деякі типи кандидозу, зокрема C. albicans, є коменсалами людини, тому кандидоз переважно ендогенний. Колонізація слизових оболонок кандидою може призвести до придбання та підтримання стабільної популяції кандиди, що запобігає розвитку клінічної інфекції. Колонізація залежить від інтенсивності потрапляння інфекційного агента, тобто від швидкості потрапляння клітин у ротову порожнину або іншу екологічну нішу, здатності мікроорганізмів до адгезії та наявності різних механізмів очищення (очищення) слизових оболонок.У спрощеній моделі це можна представити наступним чином: якщо швидкість видалення більша за швидкість придбання та зростання кандиди, відбувається очищення. Якщо швидкість проникнення та видалення однакова, можливо колонізація. Якщо швидкість видалення низька і є пошкодження тканин, може розвинутися кандидоз. Клінічні прояви захворювання можуть залежати від стану колонізованої тканини, факторів вірулентності певного штаму кандиди та реакції захисної реакції господаря.

Фактори патогенності кандид можна умовно розділити на п'ять груп, хоча в організмі, при виникненні патології, їх вплив здійснюється одночасно.

- Здатність грибів до адгезії на тканинах господаря – перший крок до взаємодії з макроорганізмів. У даний процес залучені різноманітні адгезини кандид і рецепторний апарат слизових оболонок організму господаря.

- Продукція протеолітичних ензимів – секреторних аспартил-протеаз (SAP), полегшують пенетрацію і інвазію кандид в тканини.

- Морфологічна трансформація: дріжджова-гіфальна форма (yeasts-hyphae), яка також здатна полегшити кандидам проникнення в тканини і допомагає мікроорганізму обходити захисні системи господаря.

- Різні іммуномодуляторні дії (механізми) деяких поверхневих молекул С. аlbicans, сприяючі зниженню активності захисних сил господаря.

- Фенотипічні перемикання, характерні для окремих штамів С. аlbicans при зміні умов існування.

1.7.4 Токсичність Candida albicans

Різні види Сandida мешкають в різних екологічних нішах. Всі ці дріжджоподібні гриби широко поширені в природі. Термін «дріжджі», стосовно до таксономії грибів, не є офіційним. Його найчастіше застосовують до грибів сімейства Saccharomycetaceae (клас Endomycetes, порядок Ascomycota), а під «дріжджоподібними» організмами розуміють форми, що розмножуються переважно брунькуванням клітин, не маючи на увазі при цьому якого-небудь таксономічного спорідненості між ними 6. Так, з більш ніж 2000 генів, ідентифікованих у С. albicans, тільки 100 (5%) мають молекулярну гомологію з Saccharomyces.

Дріжджі відрізняються від цвілевих грибів за двома ознаками: по-перше, колонії дріжджів на поживних середовищах схожі на бактеріальні – гладкі, пастоподібні, виростають через 48-72 год; по-друге – при мікроскопірованіі дріжджів виявляються клітини овальної або круглої форми, різної величини (процес брунькування); розміри клітин – до 10 мкм. Такі ж морфологічні та культуральні ознаки є у C. аlbicans.

C. аlbicans може перебувати на об'єктах зовнішнього середовища, на поверхні медичного інструментарію, на предметах домашнього побуту, на іграшках, посуді, в живильному кремі для рук, косметиці. Вони краще виживають на вологих поверхнях, ніж на сухих неживих об'єктах, але при достатньому ступені забруднення можуть зберігатися на останніх до 24 год. С. albicans ізолюється з зубних щіток більшості носіїв у роті, з зубних протезів, катеторів. У великих кількостях ці мікроскопічні гриби виявляються в молочних продуктах: в сирних сирках (78,6%), сирі (66,6%), сметані (75%). [2]

1.7.5 Життедіяльність Candida albicans

С. albicans є частиною нормальної мікрофлори ссавців і людини. Вони живуть на рослинах, плодах, будучи частиною нормальної мікрофлори, вони можуть вторгатися в тканину (ендогенна інфекція) і викликати кандидоз у організмів з ослабленим імунним захистом. Рідше збудник передається дітям при народженні, при годуванні груддю. При передачі статевим шляхом можливий розвиток урогенітального кандидозу

С. albicans виділяється від приматів, домашніх і інших ссавців, сумчастих, птахів. У людей С. albicans переважно колонізує поверхню слизових (ротоглотка, піхву). Шлунково-кишковий тракт є головним резервуаром інфекції, при цьому С. albicans здатна колонізувати практично будь-яку частину шлунково-кишкового тракту, від ротової порожнини до періанальної тканини. Вульвовагінальна область колонізована видами кандид у 40% здорових жінок. С. albicans також часто колонізує людський епідерміс, особливо вологу шкіру між пальцями рук або ніг. Частота виділення кандид від людей залежить від віку і способу життя: ротова порожнина – 1,9-41%, шлунково-кишковий тракт – 0-55%, піхву – 2,5-68% 4.

При виявленні в ротовій порожнині перше місце займають C. albicans - 47-75%, друге - C. tropicalis і C. globrata - 7% 3. До факторів, що збільшують відсоток носіїв Candida, належать: зменшення слиновиділення, низький рН слини, збільшення концентрації глюкози в слині, куріння. Також зазначається, що носій C. albicans у госпітальних пацієнтів набагато вищий, ніж у здорових людей. Так, частота прийому оральних носіїв у здорових людей - 17%, у пацієнтів у лікарнях (без клінічних проявів кандидозу) - 40-69 %.Це ще остаточно не доведено: постійні або різноманітні штами можуть бути у людини з постійним і тривалим носієм. Зверніть увагу, що постійна секреція C. albicans з ротової порожнини ще не є свідченням кандидозу.

Збудником кандидозу найчастіше є C. albicans (до 62% випадків) . У імунодефіцитних господарів кандидозні інфекції підтримуються резидентними штамами. Епідеміологічний аналіз з використанням відбитків ДНК біотипів показав, що більшість штамів, відповідальних за зараження, генетично подібні . C. albicans виводиться з навколишнього середовища less oftenніж інші види Candida, і це може бути пов’язано з більшою патогенністю (пристосованість до паразитування) для людини.

Висновок до РОЗДІЛУ 1

Таким чином, хітин та хитозан є широко використовуваними аміносодержащими полісахаридами. Крім того, хитозан є універсальним адсорбентом, тому він здатний зв'язувати дуже великий діапазон з'єднань органічної та неорганічної природи. Це говорить про широкі можливості його використання в житті та діяльності людини.

Незважаючи на велике число досліджень у галузі хімії та його виробництва, вони знаходяться далеко від завершення. Різні вчені постійно відкривають все нові властивості цих сполук. Зазначені дані, що біологічна активність хитозану залежить, перш за все, від його молекулярної маси, а також від ступенів дезацетилювання, що потребує подальшої перевірки та дослідження.

З інформації, наведеної в огляді вище, ми можемо легко зробити висновок, що хітозан є легкодоступним та дешевим і біологічно розкладається природне джерело. Хітозан має широке застосування: у клінічній, біомедичній, харчовій промисловості, фармацевтиці поле тощо.

Хитозан – ідеальна область для вивчення, і в наш час це улюблена тема, яку вивчають багато дослідників. Встановлено, що, коли хітозан порівнюють із традиційним допоміжним речовиною для певного призначення, очевидно, що хітозан має чудові властивості ніж традиційний.

РОЗДІЛ 2. ОБ‘ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета цієї роботи полягала в дослідженні обеззараживающего дії високомолекулярного і низькомолекулярного ХТЗ з різним ступенем деацетилування на мікроорганізми Escherichia coli (E. coli) і Candida albicans (C. albicans) в залежності від фізико-хімічних параметрів середовища і виявлення вкладу процесу флокуляції мікроорганізмів хитозаном в сумарний ефект знезараження води з метою отримання води питної якості.

2.1 Об’єкти досліджень

Предметом дослідження є високомолекулярний і низькомолекулярний хітозан з різним ступенем деацетилування на мікроорганізми Escherichia coli (E. coli) і Candida albicans (C. albicans).

2.2 Методи досліджень

2.2.1 Реактиви, матеріали, прилади, робочий посуд

При виконанні експериментальної частини науково-дослідної роботи були використані наступні засоби вимірювальної техніки та випробувальне обладнання:

- Аналітичні терези

- Технічні терези

- pH метр І-160М

- магнітні мішалки

- сушильна шафа

Також використовувався лабораторний посуд:

- піпетки

- бюретка

- хімічні стакани

- колби

- мірні колби

- скляні палички

- циліндри

- чашки Петри

- фільтр біла стрічка – Whatman Grade 40 filter paper 8 μм

- мембрана УПМ-20

Були використані наступні матеріали та реактиви:

- вода дистильована

- водопровідну воду

- вода після ультрафільтраційної обробки

- 0,1% розчин Хітозану

- C2H4O2

- E. coli 1257

- C. albicans 10231

- NaOH

- Агарове середовище Сабуро

- Агарове середовище Ендо.

2.2.2 Приготування розчину хітозану

Знезараження води здійснювали з використанням 0,1% робочого розчину хітозану в 0,1 моль/дм3 розчині оцтової кислоти. Досліджували високомолекулярний ХТЗ1 (молекулярна маса (Mw) 100-300 кДа) і низькомолекулярний ХТЗ2 (Mw 50-60 кДа) зі ступене деацетіллірованія відповідно 95 і 75-85%.

2.2.3 Отримання E. Coli та C. albicans

Культуру санітарно-показового тест-мікроорганізму E. coli 1257 отримали з колекції Державного науково-дослідного інституту стандартизації та контролю медичних біологічних препаратів ім. Л.А.Тарасевіча (м.Москва). Суспензію бактерій E. coli 1257 (107 КУО/см3) готували відповідно до [20]. Дріжджоподібних грибів C. albicans 10231 отримали з музею епідеміології інфекційних захворювань імені А.В. Громашевського АМН України. Культивування дріжджоподібних грибів здійснювали на рідкому поживному середовищі Сабуро, яку готували згідно [21]. Приготування суспензії дріжджоподібних грибів здійснювали аналогічно [22].

2.2.4 Приготування агару Сабуро

Приготування: Розчинити 47 г середовища в одному літрі дистильованої води. Обережно нагріти до кипіння з помішуванням до повного розчинення часток. Стерилізувати автоклавуванням при 1.1 ат (121°C) протягом 15 хвилин. Охолодити до 45-50 °C температури перед розливанням у стерильні чашки Петрі.

Зовнішній вигляд: Від кремового до жовтого кольору, прозорий гель рН при 25 °C: 7.0 ± 0.2

Принцип дії: Основа агару з глюкозою за Емонсом відома також як модифікований агар Сабуро з глюкозою. Агар Сабуро з глюкозою є модифікацією Carliers формули, що була описана Sabouraud для культивування грибів, особливо тих, що пов’язані з інфекціями шкіри. Основа агару з глюкозою, модифікованого є є модифікацією середовища, як описано Emmons.

Дане середовище має знижений вміст глюкози та нейтральний pH. Хоча низький рівень pH цього середовища сприятливий для росту грибів, особливо дерматофітів, деякі гриби пригнічуються. Emmons модифікував оригінальний склад, регулюючи рН, близький до нейтрального, щоб збільшити відновлення грибів, та зменшивши вміст глюкози з 40 до 20 г/л. Дане середовище містить панкреатичний перевар казеїну та пептичний перевар тканин тварин, що забезпечують вуглець та азот, необхідні для росту широкого спектру організмів. Глюкоза включається як джерело енергії. Агар є агентом затвердіння. Додавання антибіотиків або добавки з хлорамфеніколом збільшує селективність щодо патогенних грибів з матеріалу, що містить велику кількість інших грибів або бактерій. Характерні особливості грибів та пліснявих грибів, такі як спорові структури та пігментація, добре розвинені на цьому середовищі. Гриби мають типовий культуральний вигляд і, таким чином, можуть бути легко ідентифіковані відповідно до стандартних макроскопічних ознак, описаних Сабуро.

2.2.5 Приготування агару Эндо

Розчинити 39 г/л води, автоклавувати 15 хв при 120 ° С, розлити в чашки. Середовище в чашках прозора, блідо-рожевого кольору. Якщо після застигання Серед кількох красно, то зайве червоне забарвлення може бути усунуто додаванням кількох крапель свіжоприготованого 10% розчину сульфіту натрію і подальшим кип'ятінням. рН 7,4 ± 0,2 при 25 ° С.

У присутності кисню пластини агару в чашках поступово червоніють внаслідок окислення сульфіту натрію і стають непридатними для аналізу. Їх можна зберігати протягом декількох днів тільки в темряві і холодильнику.

Сульфат натрію і фуксин пригнічують ріст грампозитивних бактерій. Е.coli і коліформні бактерії утилізують лактозу з утворенням альдегіду і кислоти, а фуксин забарвлює колонії в червоний колір. У кишкової палички цей процес протікає настільки сильно, що фуксин кристалізується і на поверхні колонії, надаючи їм міцний зелений металевий блиск. Лактозоотріцательние і слабо лактозопозитивні штами Е.coli такого фуксіновий блиску не утворюють.

2.2.6 Культивування C. Albicans та E. coli.

При вивченні обеззаражувальної дії ХТЗ в скляні стакани об'ємом 100 см3 вносили забруднену мікроорганізмами воду, додавали необхідну кількість ХТЗ (до концентрації 0,1, 0,5, 1,0, 5,0 або 8,0 мг/дм3) і перемішували протягом однієї години із застосуванням магнітної мішалки. Через певні проміжки часу відбирали 1 см3 обробленої води (зразок), висівали в стерильні чашки Петрі і заливали розплавленої та охолодженої агаровим середовищем. Вміст чашки перемішували і давали середовищі застигнути. Для C. albicans використовували агарове середовище Сабуро, а для E. coli – агарове середовище Ендо.

При дослідженні спільного обеззараживающего і флокуляційно ефекту хітозану воду перед посівом фільтрували (фільтр біла стрічка – Whatman Grade 40 filter paper 8 μм, що моделює фільтрацію через піщаний фільтр [9]). Перші обсяги відфільтрованої води відкидали. Зразок отримували з наступних відфільтрованих обсягів води.

Паралельно з досліджуваними зразками досліджували контроль культури (зразок без ХТЗ). У всіх випадках перед відбором аліквоти аналізований розчин струшували на шейкері протягом 10 хв. Експерименти проводилися в триразовою повторності (мінімум).

2.2.7 Отримання результатів

Виживання мікроорганізмів визначали прямим підрахунком колонійобразующіх одиниць (КУО) через 14 – 18 годин термостатування при 37 ° C. Результат виражали як логарифм відношення концентрації тест-мікроорганізму в розчині після обробки ХТЗ (Nt) до концентрації мікроорганізму в вихідному розчині (N0), де N0 – це завжди величина, яка відповідає істинному (на момент посіву) кількості клітин в контрольному розчині без хітозану.

У процесі досліджень використовували дистильовану воду (ДВ), водопровідну воду (ВВ) і воду після ультрафільтраційної обробки із застосуванням мембрани УПМ-20 (УФВ), фізико-хімічні характеристики яких наведені в табл. 2.1

Таблиця 2.1 – Фізико-хімічний склад досліджуваних вод

| Найменування показників | ДВ | ВВ | УФВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Питома електропровідність при 18оС, μСм/см | 2 | 382 | 298 |
| Кольоровість | < 2 | 18 | 8 |
| Мутність, мг/дм3 | < 0,3 | 0,9 | 0,1 |
| Водний показник, рН | 5,3 | 7,2 | 7,3 |
| Сульфати, мг/дм3 | 0,5 | 57,6 | 14,6 |
| Хлориди, мг/дм3 | 0,02 | 26,0 | 16,0 |

При дослідженні впливу рН води на ефективність процесу знезараження для коригування водневого показника використовували 0,1% розчин NaOH або 0,1% розчин HCl. Величину рН визначали з використанням іономіра І-160М.

Висновок до РОЗДІЛУ 2:

У данному розділі ми дослідили знезараження води з використанням 0,1% робочого розчину хітозану в 0,1 моль/дм3 розчині оцтової кислоти. Досліджували високомолекулярний ХТЗ1 (молекулярна маса (Mw) 100-300 кДа) і низькомолекулярний ХТЗ2 (Mw 50-60 кДа) зі ступене деацетіллірованія відповідно 95 і 75-85%.

При культивуванні бактерій ми використали два агар середовища. Агар Сабуро, середовище, яке має знижений вміст глюкози та нейтральний pH. Хоча низький рівень pH цього середовища сприятливий для росту грибів, особливо дерматофітів, деякі гриби пригнічуються. Emmons модифікував оригінальний склад, регулюючи рН, близький до нейтрального, щоб збільшити відновлення грибів, та зменшивши вміст глюкози з 40 до 20 г/л. Дане середовище містить панкреатичний перевар казеїну та пептичний перевар тканин тварин, що забезпечують вуглець та азот, необхідні для росту широкого спектру організмів. Глюкоза включається як джерело енергії. Агар є агентом затвердіння. Додавання антибіотиків або добавки з хлорамфеніколом збільшує селективність щодо патогенних грибів з матеріалу, що містить велику кількість інших грибів або бактерій.

Агар Эндо у якому сульфат натрію і фуксин пригнічують ріст грампозитивних бактерій. Е.coli і коліформні бактерії утилізують лактозу з утворенням альдегіду і кислоти, а фуксин забарвлює колонії в червоний колір. У кишкової палички цей процес протікає настільки сильно, що фуксин кристалізується і на поверхні колонії, надаючи їм міцний зелений металевий блиск.

У процесі досліджень використовували дистильовану воду (ДВ), водопровідну воду (ВВ) і воду після ультрафільтраційний обробки із застосуванням мембрани УПМ-20 (УФВ)

РОЗДІЛ 3. ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

3.1 Антибактеріальна дія хітозану

Одним з найбільш вірогідних механізмів антибактеріальної дії хітозану є електростатичне взаємодія протонних аминогрупп його молекул c негативно зарядженої мембраною мікробіологічної клітини, в основному за рахунок конкуренції з іонами Ca2+ за електронегативні місця на поверхні клітинної мембрани. Це призводить до подвійного ефекту. По-перше, змінюється проникність мембранної стінки, що викликає внутрішній осмотичний дисбаланс і, отже, пригнічує ріст мікроорганізмів. По-друге, через гідролізу пептідогліканов в стінці мікроорганізмів відбувається витік внутрішньоклітинного електроліту (іони калію, низькомолекулярні білкові складові: протеїни, нуклеїнові кислоти, глюкоза і фермент лактатдегидрогеназа).

Зазначений механізм був досліджений в роботі, в якій за допомогою трансмісійного електронного мікроскопа спостерігали ультраструктурні зміни клітин S.simulans 22 під впливом позитивно заряджених молекул хітозану. Було зареєструватись прикріплення молекул хітозану до поверхні бактеріальної клітини і від'єднання клітинної мембрани від стінок клітини в місцях взаємодії, що призводило до зростання "вакуолі-подібної" структури під стінкою клітини. У свою чергу, це викликало потік іонів і води і провокувало зниження внутрішньоклітинного тиску.

Другий передбачуваний механізм антимікробної дії хітозану полягає в його взаємодії з ДНК мікроорганізму, що приводить до пригнічення синтезу РНК і протеїнів шляхом проникнення хітозану в ядро ​​мікроорганізмів. Це передбачає можливість проникнення хітозану крізь оболонку бактеріальної клітини, що складається з багатьох шарів пептидоглікану, і досягнення плазми мембрани. Дослідження із застосуванням методу лазерної скануючої мікроскопії підтверджують наявність олігомерів хітозану всередині E. coli, обробленої хитозаном в різних умовах. Однак, в роботі підкреслюється, що, незважаючи на те, що цей механізм розглядається як можливий, ймовірність його здійснення невелика. Хітозан, швидше за все, діє як руйнівник клітинної мембрани, ніж в якості матеріалу, що проникає через неї.

Третій механізм антимікробної дії хітозану полягає в хелатному зв'язуванні металів, які є важливими живильними речовинами для росту мікроорганізмів. Молекули хітозану можуть пов'язувати метали в оточенні молекул за рахунок хелатних зв'язків, що блокує потрапляння важливих поживних речовин в клітину, сприяючи її загибелі. Однак, цей механізм не може бути визначальним в антимікробної діяльності хітозану, оскільки місця, доступні для взаємодії, є обмеженими, і закомплексованість досягає насичення в залежності від концентрації металу.

Хітозан і його різні похідні розглядаються також як потенційні екологічно-безпечні коагулянти і флокулянти для обробки води, з огляду на їх екологічну безпеку і високу ефективність при порівняно низьких дозах. Так, оптимальні дози сульфату алюмінію, хлориду заліза і хітозану в процесі коагуляції озерної води, визначені за каламутності відстояної води, складають, відповідно 30, 30 і 8 мг/дм3.

Знезаражуюча дію, а також коагуляційні і флокуляційні властивості хітозану залежать від ступеня його деацетилювання, молекулярної маси, рН середовища, оскільки ці показники значно впливають на фізико-хімічні властивості конкретного зразка хітозану, а також від виду мікроорганізмів. В роботі зазначається, що хітозан вивчений недостатньо в якості коагулянту для отримання питної води.

3.2 Адсорбція хітозану

Адсорбція є наслідком конкретних взаємодій між адсорбентом та сполукою, яка повинна адсорбуватися (адсорбат). Ці взаємодії сильно пов'язані з хімічною структурою хітозану. Функціональними групами, здатними створювати такі взаємодії, є групи хітозану, гідроксилу та аміну. Групи амінів сприйнятливі до іонізації у залежності від рН (в межах 6,0-6,7).

Це дозволяє хітозану бути полікатіонічним, а отже, і взаємодіють шляхом електростатичної взаємодії з аніонними похідними, такими як деякі барвники. Протоновані амінні групи можуть пов'язувати аніонні види за допомогою електростатичного притягання або іонного обміну. Крім того, коли вони не іонізовані, вони мають вільну електронну пару на атомі азоту, яка може взаємодіяти з хімічними речовинами, бідними електронами, такими як катіони. Можна буде взаємодіяти з гідрофільними хімічними речовинами, зарядженими (аніонними або катіонними) або нейтральними. Основним структурним параметром є ступінь ацетилювання. Нарешті, згадано певний амфіфільний характер, обумовлений наявністю ацетильних груп, додавши можливість взаємодії з хімічними речовинами, що мають незначний гідрофобний характер. На рис 3.1 зображено перетворення хітину у хітозан при ДЦ.

Рис. 3.1. Трацсформація хітину в хітозан

Тим не менше, механізми адсорбції до кінця не з'ясовані. Проведені основні роботи з вивчення механізмів, що виникають під час адсорбції іонів металів. Хоча в деяких дослідженнях зазначався внесок груп -OH у зв'язування металів, зараз загальновизнано, що зв'язування металів відбувається по суті на амінних групах. Гідроксильні групи, по суті, сприяють стабілізації зв’язування металів з амінними групами.

Ці реакційноздатні групи можуть зв’язувати іони металів за допомогою різних механізмів:

(а) комплексоутворення на азоті (вільна електронна пара),

(б) утворення потрійних комплексів (одним з таких випадків є зв'язування іонної пари Sr (II)/карбонату на хітозані)

(c) іонного обміну/електростатичного притягання. Кислотно-основні властивості амінових груп хітозану також дозволяють зв’язувати протони.

Ця протонація викликає конкуренцію за зв'язування катіонів металів та утворення потрійних комплексів. Ці механізми по суті активні в майже нейтральних рішеннях. З іншого боку, це протонування робить можливим зв’язування аніонів металів у кислих розчинах за допомогою електростатичного притягання або іонного обміну.

Були запропоновані різні моделі для з'ясування механізму координації, що передбачається при утворенні комплексів. Перший називається „мостовою моделлю”. Передбачається, що іон металу зв'язаний з кількома атомами азоту з одного ланцюга або з різних ланцюгів.6 Другий, який називається `` модель підвіски '', вважає, що іон металу пов'язаний з аміногрупою `` підвісно ''. Потенціометричні, дихроїчні та спектроскопічні експерименти проводили на комплексах хітозан – мідь для з’ясування їх структури.8 Спостереження під час зміни рН демонструють, що фіксація іонів міді на хітозані є незначною, коли аміногрупи знаходяться у протонованій формі. Присутні два типи комплексу (рис. 3.2):

Рис. 3.2 Будови мідно-хітозанових комплексів.

- [Cu(—NH2)]2+ формування якого починається при значенні рН 5,3 (комплекс I)

- [Cu(—NH2)2]2+ який утворюється, як тільки рН перевищує 5,8 (комплекс II)

Але внесок гідроксильних груп глюкозаміну в зв'язування катіонів залишається спірним. Можна припустити, що в комплексі I молекули води можуть бути заміщені гідроксильними групами з глюкозамінних кілець.

Крім того, було продемонстровано, що ступінь полімеризації відіграє важливу роль у взаємодії між олігомерами та іонами Cu(II). Середньочисельний ступінь полімеризації 6,5 є порогом, для якого комплексоутворення є ефективним.

Механізм електростатичного притягання також може бути використаний для зв'язування ряду металів, які утворюють аніонні комплекси в кислих розчинах. У кислих розчинах (тобто рН нижче 6) протонування амінних груп є сприятливим для притягання аніонів металів. При дуже низькому рН (нижче 2 – 3) може відбуватися сорбція аніонів металів суттєво зменшився внаслідок конкуренції протидіонів за зв'язування з протонованими амінними групами. З цих причин у більшості випадків зв'язування аніонів металів (та аніонних барвників), як правило, є оптимальним у вузькому діапазоні рН: від 2 до 3 і 5. Крім того, хітозан розчиняється в кислому розчині (крім H2SO4), і необхідно зшивати його для поліпшення його стабільності.

Описано кілька процесів зшивання хітозану з використанням, наприклад, епіхлоргідрину. Однак зшиваючим агентом, який найбільше використовується для стабілізації хітозану, є глутаральдегід. Базова реакція Schi ﬀ відбувається між амінними групами (на хітозані) та альдегідними групами зшиваючого агента з обох сторін. Ці додаткові зв'язки між ланцюгами полімеру можуть пояснити стабільність у кислотних розчинах.

При збільшенні ступеня зшивання (з використанням більш високих концентрацій глутаральдегіду у зшивальній ванні) кількість зв’язаних аніонів металів майже не зменшувалася, тоді як зшивання амінних груп повністю інгібувало зв'язування катіонів металів шляхом комплексоутворення. У разі комплексоутворення/хелатування Механізм зв'язування протонів не дозволяє вільній електронній парі бути доступною для взаємодії з катіонами металів. На малюнку 3.3 показано вплив рН на сорбцію Mo (VI).

Рис. 3.3. Вплив рН на сорбцію Mo (VI) шляхом іонного обміну

Властивості сорбції на хітозані контролюються низкою експериментальних параметрів, що стосуються складу розчину (рН, ефект присутності іонів-конкурентів, специфікація металу, метал концентрації тощо) або до полімеру (частинка розмір, дозування сорбенту, кондиціонування полімеру тощо).

Однак ефекти цих параметрів на адсорбцію металів пов'язані з основними критеріями/механізмами:

(a) кристалічністю та поведінкою набухання,

(b) дифузійними властивостями

(c) видоутворенням металів.

Кристалічність полімерів впливає на їх гідратацію та поведінку набухання. Цей параметр, у свою чергу, впливає на доступність сайтів сорбції. Цю доступність можна контролювати як за рівноваги, так і з точки зору кінетичної поведінки. На кристалічність може впливати кілька параметрів:

(а) походження хітину (𝛼-хітин, 𝛽-хітин або 𝛾-хітин),

(b) обробка полімеру під час його вилучення з біомаси (пошиття полімерної конформації: форма сухожилля, відпал тощо),

(c) доочищення (розчинення та повторне випадання в атмосферу, сушка заморожуванням, зшивання, хімічне прищеплення тощо)

(d) полімерне кондиціонування (льоди, несушені гелеві матеріали у вигляді намистин, мембран, волокон тощо).

Отже, порівняння зразків хітозану з однаковим ступенем ацетилювання (тобто близько 90%), але отриманих із джерел грибів, креветок та кальмарів, показало значні зміни в ізотермах сорбції Pt (IV) та кінетиці поглинання. Зразки хітозану на основі креветок та грибів демонстрували порівнянні показники, тоді як сорбційна здатність та кінетична поведінка були значно гіршими для хітозану, виробленого з матеріалу кальмарів: (a) зменшилась максимальна сорбційна здатність та (b) час, необхідний для досягнення рівноваги рій помітно збільшився. Ці відмінності корелювали з кристалічністю зразків (аналізували за допомогою XRD): кальмаровий хітозан характеризувався більшою кристалічністю, ніж два інших типи.

3.3 Дослідження знезараження бактерій хітозаном двох типів

Як видно з рис. 3.4 а, ефективність знезараження дистильованої води від грамнегативної бактерії E. coli хітозаном двох типів (концентрація 0,1 мг/дм3) практично не залежить від молекулярного ваги полімеру і ступеня його деацетилювання, а представлені на (рис. 3.4 а), криві практично збігаються. Вже через 1 годину контакту E. coli з ХТЗ ступінь інактивації культури становить два порядки при початковій концентрації культури 5 · 105 КУО/см3. Встановлено, що ХТЗ має виражену бактерицидну дію, оскільки зростання культури в часі відсутня.

У разі знезараження дрожжеподобного гриба C. albicans в аналогічних умовах виявлено (рис.3.4 б), що ступінь інактивації мікроміцетів хитозаном залежить від молекулярної маси і ступеня деацетілювання останнього. ХТЗ з низькою молекурярной масою і ступенем деацетилювання 75-85% інактивує лише трохи більше одного порядку культури через 1 годину контакту, тоді як високомолекулярний хітозан зі ступенем деацетилування 90% інактивується за аналогічний період понад два з половиною порядку культури від 2,4 · 106 КУО/см3.

Отримані дані підтверджують наявну в літературі інформацію про те, що ефективність знезаражуючого дії хітозану по відношенню до E. coli істотно перевищує ефективність знезараження хитозаном C. albicans, а також те, що підвищення ступеня деацетилювання хітозану підсилює його знезаражуючий ефект.

(а) Час контакту,год

(б) Час контакту,год

Рис. 3.4 – Знезараження дистильованої води від E. сoli (а) і C. albicans (б) хитозаном (0,1 мг/дм3) з різною молекулярною масою.

Виходячи з отриманих результатів, для подальших досліджень в даній роботі був обраний ХТЗ1

3.4 Дослідження знезараження хітозаном за різними pH

Результати дослідження впливу рН на ефективність знезараження води від C. albicans ХТЗ1 представлені на рис. 3.5.

(а) Час контакту,год

(б) Час контакту,год

Рис. 3.5 – Динаміка знезараження дистильованої води ХТЗ1 (0,1 мг/дм3) від C. albicans при різних значеннях рН: а) бактерицидна дія ХТЗ1; б) спільна бактерицидна і флокулююча дія ХТЗ1.

3.5 Результати флокуляційної дії хітозану

Як видно з рис. 3.5, найбільш високий ступінь інактивації культури досягається в слабо кислому середовищі (рН 5,0), тоді як при рН 8,5 знезаражуючий ефект є незначним. Порівняння рис. 3.4а і 3.4б свідчить про істотне внесок процесу флокуляції мікроорганізмів хитозаном в сумарний ефект знезараження води, що особливо помітно при порівняно коротких періодах контакту культури з хітозаном. Так, концентрація C. albicans при тривалості контакт 1 годину зменшується приблизно на 4 і 6 порядку відповідно при бактерицидну (рис. 3.5а) і спільному бактерицидну і флокулюючих дії (2б) хітозану при початковій концентрації культури 6,0 · 105 КУО/см3.

Важливо відзначити, що ступінь утримування E. coli і C. albicans при фільтруванні через папір у відсутності хітозану не перевищувала 0,1 – 0,3 порядку від вихідної концентрації.

Більш висока ефективність знезаражуючого і флокулюючих дії хітозану в слабокислою середовищі пов'язана з високим ступенем протонирования аминогрупп полімеру в цих умовах, що сприяє електростатичного взаємодії між негативно зарядженими мікроорганізмами і позитивно зарядженими молекулами хітозану, обумовлюючи, з одного боку, зміни в проникності клітинної мембрани і порушення її функціонування, з іншого боку – агрегацію клітин і флокулюючих ефект [6, 13, 14].

3.6 Результати впливу домішок у воді

Як показали подальші дослідження, наявність різних домішок у воді істотно погіршує ефективність її знезараження хитозаном (рис. 3.6). З представлених на рис.3.6 результатів видно, що бактерицидну дію хітозану, а також спільне бактерицидну і флокулюючих його дію по відношенню до мікроміцетів C. albicans найбільш сильно проявляється в ДВ – в умовах експерименту зниження концентрації мікроорганізму становить 4-6 порядку, тоді як кількість мікроорганізмів в розчині порівняння (контроль культури) коливається в діапазоні від 6,0·105 до 4,5·105 КУО/см3.

У той же час, в ВВ і УФВ ступінь знезараження C. albicans в аналогічних умовах не перевищує 1-2 порядки, будучи вищою в воді, що пройшла додаткову мембранну очистку. Кількість культури C. albicans в розчині порівняння протягом експерименту змінювалося в межах 1,4·105 до 1,2·105 КУО/см3 и 8,5·104 до 6,2·104 КУО/см3 в ВВ и УФВ, відповідно.

(а) Час контакту,год

(б) Час контакту,год

Рис. 3.6 – Динаміка знезараження різних типів води від C. albicans ХТЗ1(0,1 мг/дм3) при рН середовища 5,0: а) бактерицидна дія ХТЗ1; б) спільна бактерицидна і флокулююча дія ХТЗ1.

Отримані результати можна пояснити наявністю в ВВ і УФВ цілого ряду домішок органічної і неорганічної природи, які конкурують з мікроорганізмами за взаємодію з молекулами ХТЗ, зменшуючи як знезаражуючий, так і флокулює ефект полісахариду щодо мікробіологічного об'єкта.

3.7 Вплив концентраціі хітозану на знезараження води

Таким чином, як випливає з наведених вище результатів, використання хітозану в концентрації 0,1 мг/дм3 для знезараження водопровідної води, а також водопровідної води, обробленої методом ультрафільтрації, є малоефективним. Для отримання бажаного результату, очевидно, необхідно підвищувати дозу хітозану в процесі обробки води.

На рис. 3.7 і 3.8 наведені результати знезараження ВВ, а також УФВ від C. albicans (концентрація у вихідній воді 1·104-1·105 КУО/см3) при різній концентрації хітозану в розчині.

Як видно з рис. 3.7 а, 3.8 а, зростання концентрації хітозану в ВВ від 0,5 до 8,0 мг/дм3 істотно підвищує ступінь її знезараження від C. albicans, причому, як і в закономірностях, наведених на рис. 3.5, виявляється істотний внесок флокулюючих дії хітозану в цей процес. Практично повне знезараження ВВ від C. albicans з вихідної концентрацією 4,5·104 КУО/см3 спостерігається через 1 годину контакту культури з хітозаном при концентрації останнього 8,0 мг/дм3 і додаткової фільтрації обробленої хитозаном води через паперовий фільтр.

Ефективне знезараження УФВ спостерігається при більш низькій концентрації хітозану (5,0 мг/дм3), чого і слід було очікувати, з огляду на наведені вище результати.

(а) Час контакту,год

(б) Час контакту,год

Рис. 3.7 – Кінетика знезараження води від C. albicans при різних концентраціях ХТЗ1 (цифри у кривих, мг/дм3): а) ВВ (рН = 7,1); б) УФВ (рН = 7,1).

(а) Час контакту,год

(б) Час контакту,год

Рис. 3.8 – Кінетика знезараження води від C. albicans при спільному бактерицидну і флокулюючих дії різних концентрацій ХТЗ1 (цифри у кривих, мг/дм3): а) ВВ (рН = 7,1); б) УФВ (рН = 7,1).

Висновок до РОЗДІЛУ 3

Встановлено, що ступінь інактивації культури E. coli не залежить від типу досліджених у роботі ХТЗ: високомолекулярного ХТЗ1 (молекулярна маса (Mw) 100–300 кДа) і низькомолекулярного ХТЗ2 (Mw 50-60 кДа) зі ступенем деацетилювання відповідно 95 і 75-85%. У випадку C. albicans високомолекулярний ХТЗ зі ступенем деацетилювання 95% є більш ефективним знезаражуючим агентом. Найбільш високий ступінь інактивації культури C. albicans ХТЗ1 досягається в слабко кислому середовищі (рН 5,0), тоді як при рН 8,5 знезаражуючий ефект є незначним. Вперше показано суттєвий внесок процесу флокуляції мікроорганізмів хітозаном у сумарний ефект знезаражування води, що особливо помітно при порівняно коротких періодах (< 1 години) контакту культури з хітозаном Показано, що наявність у воді домішок органічної й неорганічної природи зменшує як знезаражуючий, так і флокулюючий ефект полісахариду відносно мікробіологічного об'єкта, що зв'язано, мабуть, з конкуруючим впливом цих домішок на взаємодію молекул ХТЗ із мікроорганізмами.

Отримані результати підтверджують, що C. albicans є більш надійним тест-об'єктом процесів знезаражування в порівнянні з E. coli, що має практичне значення.

РОЗДІЛ 4. СТАРТАП ПРОЕКТ

Стартап проектом на базі даної магістерської дисертації є технологія знезараження води з використанням хітозану.

Товар, якому присвячено аналіз маркетингового середовища – модифікований хітозан.

4.1 Аналіз внутрішнього середовища

- Історія розвитку підприємства: розвиток компанії почався на базі інститутських досліджень і трансформувалося у безвідходний екологічний проект;

- Географічне розташування підприємства: хітозан виготовляється в межах України, географічного розташування немає;

- Ресурси і обмеження: 150000 грн – початковий капітал;

- Директор проекту – бере на себе відповідальність, шукає інвесторів; бухгалтер веде облікові рахунки; SEO-спеціаліст – розробляє сайт та вдалу рекламу в інтернет просторі; головний менеджер займається закупкою та пошуком обладнання; логіст обирає транспортні компанії та оптимальний маршрут перевезення; інженер – розробляє та слідкує за дослідним процесом; лаборант – займається підготовкою простору та обладнання для проведення досліджень; головний спеціаліст – розробляє та вдосконалює існуючу схему по очистці водних стоків.

- Товарний портфель (асортимент товарів і послуг): знезараження води за допомогою хітозану;

- Корпоративні стандарти: освіченість (вища освіта у сфері очистки водних стоків), сучасний зв'язок з клієнтами, активна співпраця з конкурентами, прагнення вийти на міжнародний рівень.

Опис товару, якому присвячено аналіз маркетингового середовища:

- Товар за задумом, включає поставки і кредитування, монтаж, гарантію, післяпродажне обслуговування – приклад схеми очищення виконується індивідуально для кожного замовника, примірну схему можливо подивитися онлайн на сайті. Розробка схеми проводиться та прораховується технологами компанії. Монтаж та установка проводиться інженерами компанії. Навчання персоналу проводить головний технолог разом з інженером. Обслуговування товару під час використання у разі несправності проводиться інженерами – технологами, слідкування за технологічними параметрами проводить технолог замовника. Гарантія – 9 років.

- Товар у реальному втіленні ( якість, марочна назва, упаковка, властивості, зовнішнє оформлення) – система очищення водних стоків має одну з найвищих показників якості, марочна назва – “BioTop”. На етапі розробки подається у паперовому вигляді. Властивості – очищення промислових стоків. Оформлення – класичне.

Етапи життєвого циклу товару:

- Складання комерційної пропозиції;

- Розробка документації;

- Проходження експертиз;

- Транспортування до споживача;

- Монтаж;

- Користування;

- Удосконалення товару;

Динаміка розвитку галузі:

- Економічні та соціальні тенденції ринку: відносно закордонних аналогів – невисока ціна на товар, мала конкуренція, ринок залежить від зовнішніх інвесторів;

- Характеристика ринку: його розмір, потенціал, тенденції, географічне розміщення споживачів, сегментація, конкуренція, канали розподілу, споживча поведінка: ринок є досить широким як в Україні, так і за її межами. Потенціал досить високий, адже очищення води як ніколи є актуальним. Географічне розміщення споживачів як у великих, так і малих містах. Конкуренція не серйозна. Канали розподілу – інтернет, виставки, наукові конференції, співпраця з іншими компаніями, в тому числі з міжнародними.

- Основою є інтелектуальні та інформаційні ресурси компанії. Інформаційні ресурси базуються на дослідженнях та аналізі досліджуваного виробництва, використання методів та технологій розроблених у інформаційній сфері.

Узагальнений аналіз внутрішнього маркетингового середовища представлено в табл. 4.1.

Таблиця 4.1 ‒ Аналіз внутрішнього маркетингового середовища підприємства

| Внутрішні фактори | Вплив фактору |  |
| --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |
| Власна логістична мережа | Якісна та швидка доставка товару, обладнання; менші затрати на перевезення за рахунок вибору оптимального шляху. | Невисока напруженість логістичної мережі; витрата грошей на утримання та вдосконалення планів. |
| Низький рівень фінансування | Пошук нових інвесторів; залучення іноземного капіталу. | Фізичне зношення обладнання |
| Гнучка цінова політика | Вибір товару в залежності з потребами та фінансовою спроможністю покупця. Великий вибір комплектацій товару. | Витрата часу на розробку різних комплектацій товару. |
| Інновації | Пошук нових клієнтів з сучасним мисленням | Співпраця зклієнтами, орієнтованими на розвиток товару |

4.2 Аналіз зовнішнього маркетингового середовища

Аналіз зовнішнього маркетингового середовища поділяється на фактори макро- та мікромаркетингового середовища.

4.2.1 Аналіз факторів макромаркетингового середовища.

Зовнішнє маркетингове середовище – це макросередовище підприємства. Воно включає в себе основні фактори, що впливають на діяльність підприємства на певному сегменті ринку:

1) Демографічні фактори – зростання та зменшення населення опосередковано впливає на роботу підприємства;

2) Економічні фактори – керівництво повинно обов'язково враховувати економічну ситуацію в країні, щоб мати можливість раціонального коригування своєї політики;

3) Політико-правові фактори – необхідно бути в курсі законодавства з регулювання підприємницької діяльності, добре усвідомлювати політичну сторону суспільства;

4) Науково-технічні фактори – впровадження новітніх технологій у виробництво, науково-технічний прогрес;

5) Природні фактори – дефіцит деяких видів сировини, проблеми регулювання природних ресурсів;

6) Культурні фактори – відношення людей та суспільства до нових ефективних екологічно чистих технологій.

При проведенні маркетингових досліджень необхідно враховувати всі фактори внутрішнього (макро) середовища.

Фактори та альтернативні шляхи їх вирішення чи реалізації можливості описані в табл. 4.2 – 4.7.

Таблиця 4.2 ‒ Підсумкова таблиця факторів економічного середовища

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Економічний потенціал України | Зменшення податків при застосування безвідходних технологій | Підприємства не завжди матимуть фінансову змогу купити технологію | Вивід товару на закордонні ринки |
| Підвищення рівня промислового виробництва в Україні | Більше фірм потребують очисні споруди | Зростання конкуренції | Вдосконалення і оптимізація товару |
| Зниження рівня промислового виробництва в Україні | Менша конкуренція, більше фірм зможуть вдосконалити своє обладнання | Мала кількість місць впровадження технології | Закордонні клієнти, вихід на міжнародну арену |
| Світова економічна криза | Частина фірм конкурентів- банкрути | Недостатнє фінансування, відсутність інвесторів | Менша вартість товару, оптимізація виробництва |
| Підвищення рівня зайнятості | Посилення конкуренції. | Малі виробничі потужності; | Налагодження співпраці з конкурентами; |

Таблиця 4.3 ‒ Підсумкова таблиця факторів політико-правового середовища

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Просування українських товарів на міжнародну арену | Збільшення ринку збуту товару | Витіснення вітчизняного товару закордонним | Вдосконалення товару, отримання нових екологічних вимог – сертифікацій |
| Державний переворот | Більший вплив фірми на регіональному рівні | Хвилювання людей, зміна стратегії країни від Європейського мислення до виживання, втрата інтересу до екологічних цінностей | Соціальні програми присвячені питанням охорони довкілля. Підвищення попиту на екологічне виробництво. |
| Підвищення митного штрафу | Усунення конкурентів; Зменшення відсотку закордонних фірм на Українському ринку | Зменшення продажів закордонних товарів, недостатня кількість товарів для задоволення потреб підприємства | Розширення продажу у країні; Дистанційні відносини між компаніями. |

Таблиця 4.4 ‒ Підсумкова таблиця факторів науково-технічного середовища

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Поява нових інноваційних технологій керування та виробництвом | Краща організованість, зменшення корупційної складової | Нові конкуренти, більш вдалі бізнес стратегії конкурентів | Постійний розвиток та вдосконалення товару, орієнтація на постійних клієнтів |
| Закриття науково- дослідних інститутів | Відкриття власного наукового центру | Проблеми з кваліфікованими кадрами, недостатня науково-технічна база | Організація та відкриття свого наукового підрозділу |
| Інтенсивний розвиток науки та техніки у країни та за її межами | Розробка нових більш якісних та перспективних технологій | Збільшення конкурентів | Вдосконалення власної технологічної схеми, пошук нових талановитих науковців |
| Інтенсивний розвиток ринку | Для того, щоб бути конкурентоспромо жними, підприємству необхідно відповідати все більш зростаючим вимогам до технології та обладнання. | Швидкість розвитку технологій занадто висока, підпримство не встигає йти в ногу з часом | Спостереження та впровадження технологій, що йдуть в ногу з часом |

Таблиця 4.5 ‒ Підсумкова таблиця факторів демографічного середовища

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Підвищення рівня урбанізації країни | Підвищення актуальності продукту; Розширення кола споживачів | Зменшення аграрних промислових підприємств, а отже, зменшення попиту на даний товар | Вдосконалення технологічної схеми, використання її в інтересах міської громади |
| Міграція населення | Менша конкуренція | Зменшення попиту на товар, погіршення економічної ситуації в країні та збільшення частки іноземного товару | Пошук нових талановитих спеціалістів, гідна заробітна платня |
| Підвищення частки іноземців серед населення | Покращення міжнародної співпраці; Обмін знаннями | Підвищення зарплат; Втрата національної популярності | Вихід на інтернаціональний рівень; Міжнародні тренінги, конференції по обміну досвідом |
| Зміна населення України не впливає на якість та розповсюдженість запропонованого товару на ринку |  |  |  |

Таблиця 4.6 ‒ Підсумкова таблиця факторів соціо-культурного середовища

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Недостатня зацікавленість співробітників у виконанні роботи | Перевага над конкурентами за рівнем автоматизації, зниженням кількості людської праці | Недостатня кількість співробітників, неможливість проведення технологічного процесу | Вдосконалення елементів системи для зниження рівня людської праці |
| Ставлення клієнтів до виробника товару | Побудова міцних взаємовідносин | Вибір перевірених технологій перевірених виробників замість інноваційної | Демонстрація на практиці переважання якості товару за рахунок його інноваційності |
| Ставлення громади до підприємства | Збільшення робочих місць за рахунок зацікавленості населення | Озлобленість та втручання у дії компанії | Налагодження контакту з громадою |

Таблиця 4.7 ‒ Підсумкова таблиця факторів природного середовища

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Посушливий клімат | Повторне використання води | Закриття підприємств з великими витратами водних ресурсів | Співпраця з екологічними підприємствами |
| Використання енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій | Перевага над конкурентним товаром за рахунок енергоефективності, екологічної безпеки | Витрата великих коштів на закупівлю потрібного обладнання | Пошук шляхів доведення та представлення переваг товару компанії над конкурентами |

4.2.2 Аналіз факторів мікромаркетингового середовища

Вплив факторів мікромаркетингового середовища поділяється на:

• Зовнішня мікросередовище – господарські суб'єкти, з якими підприємство має безпосередні контакти в ході своєї діяльності (споживачі, постачальники, конкуренти: прямі, потенційні).

• Прямі конкуренти – підприємства передбачають аналогічні товари і послуги на тих же самих ринках.

• Виробництво товарів замінників – підприємства, що виробляють товари, що задовольняють одну і ту саму потребу.

• Потенційні конкуренти – підприємства, які можуть вийти на цільовий ринок виробника.

• Контактні аудиторії – органи влади та управління (працівники засобів масової інформації, громадські партії та рухи, профспілки, представники фінансових кіл).

Детальний аналіз вказаних факторів представлено в табл. 4.8 – 4.11.

Таблиця 4.8 – Підсумкова таблиця впливу споживачів

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Очисні споруди переходять у власність юридичних осіб | Нові інвестори на ринку | Втрата актуальності даних очисних споруд; нові постачальники; Неспроможність знайти спільну мову з новими гравцями на рину | Нова система підтримки та експлуатації; Діалог з новими власниками споруд на цікавих умовах для двох сторін |
| Попит на більш дешевий товар при високій якості та швидкій реалізації проекту | Нова технологічна схема, яка дозволить здешевити товар | Неспроможність придумати нову технологічну схему, яка вдосконалить продукт та не буде відображатися на його якості | Постійне вдосконалення товару, технологічної схеми; підтримка та вдосконалення знань в області інновацій у працівників |
| Вплив статусу бренду на клієнтів | Економія грошей на рекламі | Втрата клієнтів, через недостатню розкрученість бренду | Підтвердження якості товару; Збільшення позитивних відгуків в інтернет просторі та офлайн |

Таблиця 4.9 – Підсумкова таблиця впливу конкурентів

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Збільшення кількості конкурентів конкурентів | Стрімкий розвиток власного товару; Збільшення ціни товару; Збільшення зацікавлених осіб | Компанія виявилася не конкурентоспроможною; Розвиток технологій у конкуруючих фірм занадто перевищив розвиток даної компанії | Аналіз ринку, заохочення нових трудових кадрів; пошук схеми вдосконалення якості та зменшення ціни на продукт |
| Монополія |  | Витіснення конкурентом компанії з ринку; | Знайдення способу доведення монополії; викриття монополістів; Вирішення проблеми судовим порядком |
| Наявність взаємозамінних товарів | Можливість купити необхідну деталь | Розробка нового інноваційного технологічного обладнання, яке неможливо замінити | Робота над адаптивністю систем для впровадження на різні типи, види та рівні виробництва |

Таблиця 4.10 – Підсумкова таблиця впливу постачальників

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Економічна криза, зменшення кількості постачальників, втрата нових промислових можливостей | Побудова власної системи постачання | Втрата постачальників, неможливість знайти нові канали отримання продукції | Пошук взаємозамінних постачальників; Вдосконалення власного бізнесу та впровадження нових систем постачання |
| Постачальники завищують ціну на товар з власного заводу | Пошук нових постачальників; Відкриття власного заводу | Втрата коштів через неправильно побудований завод; | Пошук нових постачальників; пошук інвесторів |
| Велика кількість постачальників | Більше можливостей для знаходження найкращої пропозиції | Велика кількість інформації, яка може бути не правильно аналізована | Пошук гарного аналітика у компанію |
| Збільшення конкуренції, постачальника переманили конкуренти | Новий надійний постачальник; Більш вигідні умови співпраці | Перебої у виробництві; Зменшення потужності підприємства; Втрата довіри до компанії | Пошук нових постачальників; вдосконалення ринку пропозиції товару; Пошук нової альтернативної технології |

Таблиця 4.11 – Підсумкова таблиця впливу контактних аудиторій

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Посилення інтересу до товару екологічної інспекції | Покупка товару завдяки рекомендаціям інспектора | Негативний відгук про товар, зменшення попиту на ринку | Презентація товару, зацікавленій аудиторії |
| Засоби масової інформації | Реклама продукту та бренду в цілому | Вдала реклама конкурентів, чорний піар даного товару | Використання альтернативного способу подачі інформації; Відгуки підприємств, які вже запровадили даний продукт у себе в технологічному процесі |
| Постійна база контактів компанії | Ефективна командна діяльність | Погіршення ефективності роботи команди, зменшення продуктивності | Корпоративні психологи; тімбілдінг; заохочення співробітників до встановлення гарних соціальних зв’язків |
| Реклама на профільних конференціях та ярмарках | Реклама підприємства та продукту, збільшення попиту на товар | Витрата коштів на рекламу замість пошуку нових інноваційних технологій | Реклама в ЗМІ, відгуки в інтернеті |

Таблиця 4.12 – Підсумкова таблиця специфіки поведінки клієнтів та оптимальної системи збуту

| № | Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Глибина каналу збуту | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На сьогоднішній день споживачі купують продукт на виставках, тендерах та онлайн платформах | Встановлення контактів із споживачами, їх підтримка | Дворівневий канал | Збут продукції відбувається шляхом виставлення продукції на спеціальних онлайн платформах та виставках |

Система збуту товарів – ключова ланка маркетингу, завершальне комплекс заходів щодо створення продукції, виробництву і доведенню її до споживача. На цьому етапі покупець визнає чи ні зусилля фірми корисними і потрібними для себе, а значить, купує або не купує товар. У поняття збут слід включити ряд функцій: транспортування, складування, зберігання, доробку, просування оптовим і роздрібним торговельним ланкам, передпродажну підготовку і власне продаж товару.

Необхідність створення збутової мережі підприємства обумовлена тим, що виробник далеко не завжди готовий взяти на себе всі обов'язки та функції, що випливають з вимог вільного обміну відповідно до очікувань потенційних споживачів. Значення збутової мережі особливо зростає в умовах конкуренції, глобалізації ринку, електронних методів поширення інформації та скорочення життєвого циклу продукту або послуги.

Таблиця 4.13 – Підсумкова таблиця специфіки поведінки клієнтів та концепції рекламного звернення

| № | Специфіка поведінки цільових клієнтів | Канали комунікацій, якими користуються цільові клієнти | Ключові позиції, обрані для позиціонування | Завдання рекламного повідомлення | Концепція рекламного звернення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Клієнти дізнаються про нову продукцію з онлайн платформ, соціальних мереж, виставок та рекомендацій | Інтернет, виставки, сарафанне радіо | SMM, маркетинг | Представлення товару, його позиціонуван-ня з метою залучення клієнтів | Розвиток, безпека, комфорт – запорука благополуччя у майбутньому |

4.3 Формулювання управлінської проблеми, SWOT- аналіз

SWOT-аналіз – це метод стратегічного планування. Він використовується для того, щоб допомогти підприємству визначити свої сильні і слабкі сторони, можливості і загрози, пов'язані з конкуренцією або плануванням проекту.

Якщо говорити коротко, суть аналізу в тому, що людина або група фахівців фіксують всі фактори, що впливають на бізнес і діяльність. Вже на їх основі робляться висновки про перспективи розвитку компанії або ситуації. SWOT- аналіз – гнучкий інструмент.

Аналіз представлений в таблиці 4.14.

Таблиця 4.14 – SWOT- аналіз стартап проекту

| СИЛЬНІ СТОРОНИ | СЛАБКІ СТОРОНИ |
| --- | --- |
| - Висококваліфіковані кадри - Інноваційні технології - Вихід на міжнародний рівень - Універсальність товару - Екологічніть технології - Адаптовність продукту під вибране виробництво | - Досить вузька спеціалізація - Недостатня обізнаність про компанію на ринку - Залежність від екологічних стандартів та норм - Постійне підтримання іміджу, шляхом вдосконалення товару - Недостатнє фінансування - Конкуренція на ринку - Зменшення реальних постачальників в умовах кризи |

| МОЖЛИВОСТІ | ПРОБЛЕМИ |
| --- | --- |
| - Підвищення продуктивності розробок за рахунок ефективності командної роботи - Перевага над конкурентним товаром за рахунок інновацій - Перевага над конкурентним товаром за рахунок малокомпонентності, енергоефективності, екологічної безпеки. - Підвищення частки іноземців серед населення - Підвищення штрафів за перевищення ГДК - Підвищення рівня зайнятості населення - Підвищення продуктивності розробок за рахунок ефективної командної діяльності. - Плідна співпраця з постачальниками на взаємовигідних умовах | - Поява інноваційного технічного обладнання. - Витіснення конкурентами компанії з ринку - Недостатнє фінансування, відсутність інвесторів - Недостатність клієнтів-підприємств, що можуть дозволити собі оновлення систем - Витіснення вітчизняного товару закордонним - Деградація вищої освіти українських ВНЗ - Зниження грошового доходу замовника |

Завдяки SWOT- аналізу вдалося сформулювали управлінську проблему на даному етапі – це недостатнє фінансування через відсутність інвестора та велика затрата часу на просування компанії, як в Україні так і за її межами.

Виникає мета залучення інвесторів для розкрутки компанії та вкладення грошей у рекламу та нові інноваційні технології.

Будь-який бізнес періодично потребує адаптації до мінливих ринкових умов. Однак перед внесенням будь-яких змін важливим є аналіз наслідків, а також сильних і слабких сторін ідеї. Більшість підприємців помилково не приділяють належної уваги аналізу свого бізнесу. У них склалося стереотипна думка про те, що для аналізу потрібно витратити велику кількість ресурсів, в тому числі грошей. Але це твердження не завжди вірно. С таким завданням при мінімальних вкладеннях допоможе впоратися такий інструмент, як SWOT аналіз. Витрачений час окупиться важливими даними, які можна буде використовувати для розвитку на найближчі кілька років.

Розроблені альтернативні шляхи вирішення управлінської проблеми/ реалізації управлінської можливості:

- Відкриття освітнього центру на базі компанії;

- Пошук постійних постачальників за довгостроковим контрактом

- Пропозиція для інвестора стати співвласником компанії;

- Співпраця з медіа та активною рекламою;

- Демонстрація на практиці переважання якості товару за рахунок його інноваційності;

- Підтримання співпраці з постійними клієнтами.

Виходить, що абревіатура SWOT розшифровується з англійської як: S – strength, W – weakness, O – opportunities, T – threats. Як приклади сильних сторін можна привести такі якості, як низький показник собівартості, лояльність аудиторії, якість реклами і розсилок.

В табл. 4.15 представлені слабкі та сильні сторони альтернативних шляхів вирішення управлінської проблеми, які узагальнюють стартап- проект та можливості його втілення.

Таблиця 4.15 – Слабкі та сильні сторони альтернативних шляхів

| Альтернативи | Слабкі сторони | Сильні сторони |
| --- | --- | --- |
| 1. Налагодження каналів зв’язку інвесторами, державними установами для отримання нових інвестиційних вкладів | Велика конкуренція; Відсутність зацікавленості сторін, через довгострокову перспективу | Покращення положення компанії на ринку |
| 2. Інноваційність товару підтверджена практичними демонстраціями | Відсутність зацікавленості клієнтів у інноваційних технологіях | Розширення меж потенційних клієнтів, збільшення ринку збуту |
| 3. Удосконалення роботи з постійними клієнтами | Менше часу для пошуку нових клієнтів | Підтримання стабільної бази постійних клієнтів |
| 4. Відкриття власної фірми | Нестача коштів, збільшення робочого персоналу | Збільшення прибутку за рахунок виключення однієї ланки – постачальника |
| 5. Створення науково- технічного центру | Відсутність попиту; Нерентабельність проекту; Недостатня кваліфікація кадрів | Підтримка іміджу; велика кількість освічених кадрів; |
| 6. Адаптовність продукту | Невеликий діапазон внесення змін у вже існуючому товарі | Здатність продукту адаптуватися за рахунок інноваційності технології |

Висновки до РОЗДІЛУ 4

- На основі даної наукової роботи було розроблено стартап – проект, технологія знезараження води з використанням хітозану. Товар, якому присвячено аналіз маркетингового середовища – модифікований хітозан.

- На основі стартап проекту було проведено аналіз мікромаркетингового середовища, під час аналізу досліджувалися наступні середовища:

- Постачальники;

- Конкуренти

- Споживачі

- Контактні аудиторії

- На основі стартап проекту було проведено аналіз макроекономічного середовища, при аналізі розглядалися наступні середовища:

- Економічні;

- Політико-правові

- Науково-технічні

- Демографічні

- Соціо-культурні

- Природні

- При проведенні SWOT- аналізу, було визначено альтернативні шляхи вирішення управлінської проблеми реалізації управлінської можливості:

- Налагодження каналів зв’язку з інвесторами, державними установами для отримання нових інвестиційних вкладів

- Удосконалення роботи з постійними клієнтами

- Робота зі ЗМІ та рекламою в інстаграм та інтернет просторі;

- Пошук постійних постачальників за довгостроковим контрактом.

ВИСНОВОК

Хітин та хитозан є широко використовуваними аміносодержащими полісахаридами. Крім того, хитозан є універсальним адсорбентом, тому він здатний зв'язувати дуже великий діапазон з'єднань органічної та неорганічної природи. Це говорить про широкі можливості його використання в житті та діяльності людини.

Незважаючи на велике число досліджень у галузі хімії та його виробництва, вони знаходяться далеко від завершення. Різні вчені постійно відкривають все нові властивості цих сполук. Зазначені дані, що біологічна активність хитозану залежить, перш за все, від його молекулярної маси, а також від ступенів дезацетилювання.

За результатом наших досліджень,встановлено, що ступінь інактивації культури E. coli не залежить від типу досліджених у роботі ХТЗ: високомолекулярного ХТЗ1 (молекулярна маса (Mw) 100–300 кДа) і низькомолекулярного ХТЗ2 (Mw 50-60 кДа) зі ступенем деацетилювання відповідно 95 і 75-85%. У випадку C. albicans високомолекулярний ХТЗ зі ступенем деацетилювання 95% є більш ефективним знезаражуючим агентом. Найбільш високий ступінь інактивації культури C. albicans ХТЗ1 досягається в слабко кислому середовищі (рН 5,0), тоді як при рН 8,5 знезаражуючий ефект є незначним. Вперше показано суттєвий внесок процесу флокуляції мікроорганізмів хітозаном у сумарний ефект знезаражування води, що особливо помітно при порівняно коротких періодах (< 1 години) контакту культури з хітозаном Показано, що наявність у воді домішок органічної й неорганічної природи зменшує як знезаражуючий, так і флокулюючий ефект полісахариду відносно мікробіологічного об'єкта, що зв'язано, мабуть, з конкуруючим впливом цих домішок на взаємодію молекул ХТЗ із мікроорганізмами.

Отримані результати підтверджують, що C. albicans є більш надійним тест-об'єктом процесів знезаражування в порівнянні з E. coli, що має практичне значення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Unuabonah, E. I., Adewuyi, A., Kolawole, M. O., Omorogie, M. O., Olatunde, O. C., Fayemi, S. O., … Taubert, A. (2017). Disinfection of water with new chitosan-modified hybrid clay composite adsorbent. Heliyon, 3(8), e00379.doi:10.1016/j.heliyon.2017.e00379

- Qin C., Li H., Xiao Q., Liu Yi., Zhu J., Du Yu. Water solubility of chitosan and its antimicrobial activity // Carbohydrate Polimers. – 2006. – N 63. – P. 367-373.

- Li, Q., Mahendra, S., Lyon, D. Y., Brunet, L., Liga, M. V., Li, D., & Alvarez, P. J. J. (2008). Antimicrobial nanomaterials for water disinfection and microbial control: Potential applications and implications. Water Research, 42(18), 4591–4602.doi:10.1016/j.watres.2008.08.015

- Fabris, R., Chow, C. W. K., & Drikas, M. (2010). Evaluation of chitosan as a natural coagulant for drinking water treatment. Water Science and Technology, 61(8), 2119–2128.doi:10.2166/wst.2010.833

- Abebe, L., Chen, X., & Sobsey, M. (2016). Chitosan Coagulation to Improve Microbial and Turbidity Removal by Ceramic Water Filtration for Household Drinking Water Treatment. International Journal of Environmental Research and Public Health, 13(3), 269.doi:10.3390/ijerph13030269

- Yang, R., Li, H., Huang, M., Yang, H., & Li, A. (2016). A review on chitosan-based flocculants and their applications in water treatment. Water Research, 95, 59–89.doi:10.1016/j.watres.2016.02.068

- Kangama, A., Zeng, D., Tian, X., & Fang, J. (2018). Application of Chitosan Composite Flocculant in Tap Water Treatment. Journal of Chemistry, 2018, 1–9. doi:10.1155/2018/2768474

- Zeng, D., Wu, J., & Kennedy, J. F. (2008). Application of a chitosan flocculant to water treatment. Carbohydrate Polymers, 71(1), 135–139. doi:10.1016/j.carbpol.2007.07.039

- Frederick W. Pontius Chitosan as a Drinking Water Treatment Coagulant // American Journal of Civil Engineering. – 2016. – Volume 4, Issue 5. – P. 205-215.

- Kong, M., Chen, X. G., Xing, K., & Park, H. J. (2010). Antimicrobial properties of chitosan and mode of action: A state of the art review. International Journal of Food Microbiology, 144(1), 51–63.doi:10.1016/j.ijfoodmicro.2010.09.012

- Тымчук А.Ф., Грубняк А.Е. Влияние природных и синтетических флокулянтов на седиментационную устойчивость суспензий // Вісник ОНУ. Хімія. – 2017. – 22, № 2 (62). – С. 71-81.

- Kong, M., Chen, X. G., Liu, C. S., Liu, C. G., Meng, X. H., & Yu, L. J. (2008).Antibacterial mechanism of chitosan microspheres in a solid dispersing system against E. coli. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 65(2), 197–202. doi:10.1016/j.colsurfb.2008.04.003

- Goy, R. C., Britto, D. de, & Assis, O. B. G. (2009). A review of the antimicrobial activity of chitosan. Polímeros, 19(3), 241–247. doi:10.1590/s0104-14282009000300013

- Raafat, D., von Bargen, K., Haas, A., & Sahl, H.-G. (2008). Insights into the Mode of Action of Chitosan as an Antibacterial Compound. Applied and Environmental Microbiology, 74(12), 3764–3773. doi:10.1128/aem.00453-08

- Chung, Y.-C., & Chen, C.-Y. (2008).Antibacterial characteristics and activity of acid-soluble chitosan. Bioresource Technology, 99(8), 2806–2814.doi:10.1016/j.biortech.2007.06.044

- Eaton, P., Fernandes, J. C., Pereira, E., Pintado, M. E., & Xavier Malcata, F. (2008). Atomic force microscopy study of the antibacterial effects of chitosans on Escherichia coli and Staphylococcus aureus. Ultramicroscopy, 108(10), 1128–1134.doi:10.1016/j.ultramic.2008.04.015

- Helander, I.., Nurmiaho-Lassila, E.-L., Ahvenainen, R., Rhoades, J., & Roller, S. (2001). Chitosan disrupts the barrier properties of the outer membrane of Gram-negative bacteria. International Journal of Food Microbiology, 71(2-3), 235–244. doi:10.1016/s0168-1605(01)00609-2

- Liu, H., Du, Y., Wang, X., & Sun, L. (2004). Chitosan kills bacteria through cell membrane damage. International Journal of Food Microbiology, 95(2), 147–155.doi:10.1016/j.ijfoodmicro.2004.01.022

- Li, J., Jiao, S., Zhong, L., Pan, J., & Ma, Q. (2013). Optimizing coagulation and flocculation process for kaolinite suspension with chitosan. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 428, 100–110.doi:10.1016/j.colsurfa.2013.03.034

- Гончарук В. В., Потапченко Н. Г., Косинова В. Н., Сова А. Н. Химия и технология воды. 2001. Т. 23. № 4. С. 427–438.

- Справочник по санитарной микробиологии/Под ред. Л.В.Григорьевой. Кишенев: Картя Молдовеняскэ. 1981. 206 с.

- Гончарук В.В., Потапченко Н.Г., Вакуленко В.Ф. [и др.]Савлук О.С., Косинова В.Н., Сова А.Н.. Обеззараживание воды озоном и УФ-облучением совместно в проточном режиме. Химия и технология воды. 2008. т. 30. № 1. С. 91–105.

- Хитин и хитозан. Получение, свойства и применение/под ред.К.Г. Скрябина, Г.А. Вихоревой, В.П. Варламова. – М.: Наука, 2002. – 368 с. – ISBN 5-02-006435-1.

- Гальбрайх, Л.С. Хитин и хитозан: строение, свойства, применение/Л.С. Гальбрайх // Соровский образовательный журнал. – 2001. – Т.7, № 1. С.51–56.

- Быкова, В.М. Сырьевые источники и способы получения хитина и хитозана: Хитин, его строение и свойства/В.М. Быкова, С.В. Немцев // Хитин и хитозан. Получение, свойства и применение. – М.: Наука, 2002. – C.7-23.

- Маслова, Г.В. Влияние вида хитинсодержащего сырья на физико-химические свойства хитиновых биополимеров, полученных с помощью электрохимически активированных/Г.В. Маслова и [др] // Материалы Шестой Междунар. Конф «Новые достижения в исследовании хитина и хитозана», Москва – Щелково, 22-24 октября 2001г. – М.: ВНИРО, 2001. – С.35-38.

- Куприна, Е.Э. опытно-промышленная установка для получения хитин-минерального комплекса «Хизитэл» электрохимическим способом/Е.Э. Куприна и [др]] // Материалы Восьмой Междунар. конф. «Современные перспективы в исследовании хитина и хитозана», Казань 12-15 июня 2006 г. – М.: ВНИРО, 2006. – С.34-37.

- Общая химическая технология/под ред. И.П. Мухленова. – М.: Высшая школа, том 1, 1984. – 255 с.

- Гамзазаде, А.И. Некоторые особенности получения хитозана/А.И. Гамзазаде, А.И. Скляр, С.В. Рогожин // Высокомолекулярные соединения. – 1985. – Т.27А, №6. – С.1179-1184.

- Пат. 2087483 РФ, МПК 6 С 08 В37/08. Способ получения хитозана/ В.В. Сова, Д.Б. Фрайманд, В.В. Банников, Ф.И. Львович. №93055356/25; Заявлено 21.12.93; Опубл. 20.08.97 // Изобретения. -1997. -№23. -с.92.

- Пат.2116314 РФ, МПК 6 С08 В37/08. Способ получения хитозана /Г.И. Касьянов, О.И. Квасенков, А.И. Николаев, Е.Е. Касьянова. – №97104789/04; Заявлено 26.03.97. Опубл.27.07.98. // Изобретения. – 1998. -№21. -с.220.

- Пат.2117673 РФ, МПК 6 С 08 В37/08. Способ получения хитозана/ А.В. Иванов, О.Р. Гартман, А.В. Цветков, Е.Б. Полторацкая // РЖ Химия. -1999. -№7. -7Ф47П.

- Пат. 2073017 РФ, МПК 6 С 08 В37/08. Способ получения хитозана/ В.В. Банников, Ф.И. Львович, Д.Б. Фрайманд // РЖ Химия. -1998. -№13. -13Ф28П.

- Пат.2139887 РФ, МПК 6 С 08 В37/08. Способ получения хитозана/ С.И. Шиш, Г.В. Винокурова. – №99104475/04; Заявлено 26.03.98; Опубл.27.07.99 // Изобретения. –1999. -№29. -с.297.

- Степнова Е.А. биологически активные амфифильные производные хитозана/Е.А. Степнова и [др] // Химические волокна. – 2005. – №6. – С.57-58.

- Базт, М.Р. Образование амидных связей в карбоксиметиловом эфире хитозана/М.Р. Базт, Г.А. Вихорева, Л.С. Гальбрайх // Химические волокна. – 1990. – №5. – С.5-6.

- Вихорева, Г.А. Строение и кислотно-основные свойства карбоксиметилового эфира хитозана/Г.А. Вихорева и [др] // Высокомолекулярные соединения. – 1989. – Т.31А. – №5. – С.1003-1007.

- Гладышев, Д.Ю. Строение и фракционный состав карбоксиметилового эфира хитозана/Д.Ю. Гладышев и [др] // Высокомолекулярные соединения. – 1990. – Т.32Б. – №7. – С.503-505.

- Чирков, С.Н. Противовирусные свойства хитозана: Хитин, его строение и свойства/С.Н. Чирков // Хитин и хитозан. Получение, свойства и применение. – М.: Наука, 2002. – C.327-338.

- Озерковская О.Л. Хитозан как элиситор индуцированной устойчивости растений: Хитин, его строение и свойства/О.Л. Озерковская, Н.И. Васюкова, С.В. Зиновьева // Хитин и хитозан. Получение, свойства и применение. – М.: Наука, 2002. – C.339-345.

- Шамшурин, Д.В. Хроматографические свойства силикагелей, модифицированных хитозаном и его производными/Д.В. Шамшурин, Е.Н. Шаповалова, О.А. Шпигун // Вестник Московского университета. – 2004. – Сер.2. – Химия. – Т.45. – №3. – С.180-185.

- Горовой, Л.Ф. Сорбционные свойства хитина и его производных: Хитин, его строение и свойства/Л.Ф. Горовой, В.Н. Косяков // Хитин и хитозан. Получение, свойства и применение. – М.: Наука, 2002. – C.217-246.

- Лопатин, С.В. Хитозан в хроматографии: Хитин, его строение и свойства/С.В. Лопатин // Хитин и хитозан. Получение, свойства и применение. – М.: Наука, 2002. – C.247-253.

- Роговина, С.З. Исследование целлюлозно-хитозановых смесей, полученных в условиях сдвиговых деформаций/С.З. Роговина и [др] // Высокомолекулярные соединения. – 2000. – Т.42А. – №1. – С.10-15.

- Алексеев, В.Л. Бессолевые растворы хитозана: термодинамика, структура, баланс межмолекулярных сил/В.Л. Алексеев, Г.А. Евмененко // Высокомолекулярные соединения. – 1999. – Т.41А. – №9. – С.1487-1497.

- Агеев, В.П. Получение и свойства пленок хитозана и пленок полиэлектролитных комплексов хитозана и карбоксиметилхитина/Е.П. Агеев и [др] // Высокомолекулярные соединения. – 1998. – Т.40А. – №7. – С.1198-1204.

- Скорикова, Е.Е. Свойства интерполиэлектролитных комплексов хитозана и полиакриловой кислоты/Е.Е. Скорикова и [др] // Высокомолекулярные соединения. – 1996. – Т.38А. – №1. – С.61-65.

- Сафронова, Т.М. Применение хитозана в производстве пищевых продуктов: Хитин, его строение и свойства/Т.М. Сафронова // Хитин и хитозан. Получение, свойства и применение. – М.: Наука, 2002. – C.346-359.

- Албулов, А.И. Хитозан в косметике: Хитин, его строение и свойства/А.И. Албулов, А.Я. Самуйленко, М.А. Фролова // Хитин и хитозан. Получение, свойства и применение. – М.: Наука, 2002. – C.360-363.

- Вихорева, Г.А. Изучение фракционного состава хитозана, полученного твердофазным и суспензионным методами/Г.А. Вихорева и [др] // Высокомолекулярные соединения. – 1996. – Т.38Б, №10. – С.1781-1785.

- Вольфсон, С.А. Твердофазное деформационное разрушение и измельчение полимерных материалов. Порошковые технологии/С.А. Вольфсон, В.Г. Никольский // Высокомолекулярные соединения. – 1994. – Т.36Б, №6. – С.1040-1056.

- Акопова, Т.А. Образование хитозана из хитина в условиях сдвиговых деформаций/Т.А. Акопова и [др] // Высокомолекулярные соединения. – 1990. – Т.33Б, №10. – С.735-737.

- Роговина, С.З. Получение целлюлозно-хитозановых смесей под действием сдвиговых деформаций в присутствии сшивающих агентов/С.З. Роговина и [др] // Высокомолекулярные соединения. – 2000. – Т.42А, №9. – С.1489-1494.

- Миронов, А.В. Получение гранулированного хитозана/А.В. Миронов и [др] // Химические волокна. – 2005. – №1. – С.26-29.

- Илларионова, Е.Л. Волокнистые, пленочные и пористые материалы на основе хитозана/Е.Л. Илларионова и [др] // Химические волокна. – 1995. – №6. – С.18-22.

- Гальбрайх, Л.С. Модифицированные волокнистые и пленочные материалы/Л.С. Гальбрайх // Химические волокна. – 2005. – №5. – С.21-27.

- Бао Чи-Мин. Использование хитина для производства искусственного волокна/Бао Чи-Мин // Химические волокна. – 1960. – №3. – С.39-41.

- Кильдеева, Н.Р. Получение материалов медицинского назначения из растворов биосовместимых полимеров/Н.Р. Кильдеева, Л.С. Гальбрайх, Г.А. Вихорева // Химические волокна. – 2005. – №6. – С.21-24.

- Вихорева, Г.А. Исследование композиций целлюлоза-хитозан. Твердофазная модификация, реология, пленки/Г.А. Вихорева и [др] // Химические волокна. – 2000. – №6. – С.14-18.

- Будовская, К.Э. Применение новых способов выделения сульфата хитозана для упрощения технологического процесса его получения/К.Э. Будовская и [др] // Химические волокна. – 1995. – №5. – С.31-34.

- Базт, М.Р. Свойства разбавленных растворов карбоксиметилового эфира хитозана/М.Р. Базт и [др] // Высокомолекулярные соединения. – 1990. – Т.32А. – №4. – С.805-809.

- Енгибарян, Л.Г. Получение новых водорастворимых производных хитозана/Л.Г. Енгибарян и [др] // Химические волокна. – 2005. – №4. – С.41-44.

- Васнев, В.А. Синтез гребнеобразных производных хитина и хитозана/В.А. Васнев и [др] // Пластические массы. – 2002. – №10. – С.29-30.