## Розробка та дослідження технології виготовлення медичних ендопротезів (стентів) методом лазерного фрезерування

## Разработка и исследование технологии изготовления медицинских эндопротезов (стентов) методом лазерного фрезерования.

Research and development of the technology of medical stents manufacturing by means of laser milling.

- Номер державної реєстрації, 0112U000589 номер реєстрації в університеті 2545-п.

- Науковий керівник (вчений ступінь, звання).  д.т.н., проф. Коваленко В.С., Коваленко В.С., Kovalenko Volodymyr S.

- Суть розробки, основні результати

(укр.)

Встановлено, що при виготовлені стентів, за допомогою технології лазерного фрезерування, на відміну від прямого лазерного різання, з’являється можливість нанесення «кишень» на нитках стента, з заданою глибиною, розміром та формою, що призначені для утримання в них лікарських засобів. Також, встановлено, що з’являється можливість створювати стенти зі змінною товщиною нитки (яка може складати 20мкм), що забезпечує гнучкість та пружність стента при збільшенні ширини нитки до 0.5-1мм. Встановлено, що реалізація технології виготовлення ендопротезів методом лазерного фрезерування, може виконуватись по двом схемам. По першій, сфокусований лазерний промінь, що сканує веде обробку фрагментів стенту, причому заготовка здійснює зворотно-поступальні рухи. По другій, заготовка постійно обертається, а сфокусований лазерний промінь здійснює зворотно-поступальні рухи (тобто подібно багатопрохідному точінню). Встановлено, що при реалізації вказаних схем лазерного фрезерування можливо два способи фокусування лазерного променя. По-першому – фокусування випромінювання відбувається перпендикулярно поверхні заготовки (вісь лазерного променя лежить на осі обертання заготовки; по-другому - фокусування випромінювання відбувається під певним кутом до поверхні заготовки (вісь лазерного променя не співпадає з віссю її обертання. Перший випадок гарантує отримання візерунку стента з «перпендикулярними» стінками різу. В другому випадку з’являється можливість (з-за малого розміру заготовки) оброблювати певні частки її внутрішньої частини)

Встановлено, що найкращими варіантами захисту заготовки під час лазерного фрезерування є:

- подача в зону дії допоміжного робочого газу

- встановлення допоміжного екрану в середину заготовки;

- прокачування допоміжної рідини через внутрішню порожнину заготовки та комбінація перерахованих вище засобів.

Встановлені режими обробки, що дозволяють керовано знімати шари матеріалу заготовки з кроком від 5 до100мкм, причому шорсткість обробленої поверхні не перевищує 2мкм.

(рос.)

Установлено, что при изготовленные стентов, с помощью технологии лазерного фрезерования, в отличие от прямого лазерного резания, появляется возможность нанесения «карманов» на «нитки» стента с заданной глубиной, размером и формой. Указанные «карманы» позволяют содержать и удерживать  в них лекарственные средства. Также, установлено, что появляется возможность создавать стенты с переменной толщиной нити (какая может составлять 20мкм), что обеспечивает гибкость и упругость стента при увеличении ширины нити к 0.5-1мм. Установлено, что реализация технологии изготовления эндопротезов методом лазерного фрезерования, может выполняться по двум схемам. По первой, сфокусированный лазерный луч, который сканирует ведет обработку фрагментов стента, причем заготовка осуществляет обратно поступательные движения. По второй, заготовка постоянно вращается, а сфокусированный лазерный луч осуществляет обратно поступательные движения (то есть подобно многопроходному точению). Установлено, что при реализации указанных схем лазерного фрезерования возможно два способа фокусировки лазерного луча. По-первому - фокусировка излучения происходит перпендикулярно поверхности заготовки (ось лазерного луча лежит на оси вращения заготовки; по- второму - фокусировка излучения происходит под определенным углом к поверхности заготовки (ось лазерного луча не совпадает с осью ее вращения). Первый случай гарантирует получение узоров стента с «перпендикулярными» стенками. Во втором случае, появляется возможность (из-за малого размера заготовки) обрабатывать определенные участки ее внутренней части.

Установлено, что наилучшими вариантами защиты заготовки во время лазерного фрезерования является:

- подача в зону действия вспомогательного рабочего газа

- установление вспомогательного экрана в середину заготовки;

- прокачка вспомогательной жидкости через внутреннюю полость заготовки и комбинация перечисленных выше средств.

Установлены режимы обработки, которые позволяют управляемо снимать слои материала заготовки с шагом от 5 до100мкм, причем шероховатость обработанной поверхности не превышает 2мкм.

(англ.)

We established that at laser stent manufacturing by means of direct laser milling technology there is a possibility to create “pockets” in the stent’s walls with given depth, shape and size. These pockets are used for drug deposition and could not be formed using ordinary laser cutting techniques. Moreover, it is also possible to wary the stent’s filament thickness (up to 20 mkm) thus increasing the flexibility and elasticity when filament’s width increases (from 0.5 to 1 mm).

Two schemes were developed to make use of the peculiarities of direct laser milling technique.  With the first scheme, we use scanning of focused laser beam for workpiece processing that, in turn, rotates and moves longitudinally. With the second scheme rotational movement is done by the workpiece and laser beam moves longitudinally (just like with multiple pass turning).

There are also two ways of laser focusing that were used with two schemes mentioned above. With first focusing scheme laser beam is focused perpendicular to the workpiece surface (laser beam axis coincides with workpiece rotation axis). Filament’s wall would be as parallel as possible with this focusing scheme. With second laser focusing scheme laser beam is focused at some angle to the workpiece focus (laser beam axis does not coincide with workpiece axis of rotation).  It is possible to process filament’s inner wall with this scheme.

It was established that best workpiece protection techniques at laser milling are:

- Assist gas delivery into the processing zone

- Installation of protection screen inside the workpiece

- Pumping of working liquid through the workpiece cavity

- Combination of three above mentioned techniques

There were established optimal processing regimes that allow to remove material layer by layer with removal step of 5 to 100 mkm with guaranteed roughness less than  2 mkm.

- Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності (заявка на патент, патент, свідоцтво на авторське право).

- Спосіб виготовлення газотермічних покриттів металевих деталей (Коваленко В.С., Хагерідзе, Мейсам, Кіндрачук М.І., Головко Л.Ф., Скуратовський А.К.) патент України 201102820 МКИ В23 2606, 10.03.2012

- Машина для триботехнічного випробовування матеріалів (Гузенко Ю.М., Красавін О.П.) патент на корисну модель № 73400 Опубл. 25.09.2012 р. Бюл. № 18.

- Спосіб визначення службових властивостей змазуючи масел (Гузенко Ю.М., Красавін О.П.) патент на корисну модель № 73419 Опубл. 25.09.2012 р. Бюл. № 18.

- Спосіб без абразивної оздоблювально-зміцнювальної обробки поверхонь деталей (Джемелінський В.В., Лесик Д.А., Джемелінська Л.В.) патент на корисну модель № 73874. Опубл. 10.10.2012р. Бюл. № 19

- Метод лазерної обробки шаруватих діелектриків (Котляров В.П., студ. Гнілицький А.В.) патент України № 67157 В23К 26/00 оп. 10.02.2012 б. № 3

- Установка для лазерної терапії (Котляров В.П., студ. Оніщенко Ю.В.)  патент України № 67755 А61N 5/067 оп. 12.03.2012 б. № 5

- Пристрій для розмітки лазерним випромінюванням (Олещук Л.М., студ. Першак Н.С.) патент України № 67324. Опубл. 10.02.2012 р. №3

- Спосіб здійснення хірургічних операцій (Крівцун І.В., Сухін І.А., Худецбкий І.Ю., Фурманов Ю.А., Качан С.Г.) патент України № 70151. Опубл. 25.05.2012 р. Бюл. № 10

- Спосіб лазерного зварювання двома пучками з різною та однаковою довжиною хвиль (Крівцун І.В., Шелягін В.Д., Хаскін В.Ю., Бернацький А.В., Сіора О.В., Полагеша А.М., Шуба І.В.) патент України № 70369. Опубл. 11.06.2012 р. Бюл. № 11

- Установка для лазерної обробки (Головко Л.Ф., Скуратовський А.К., Блощицин М.С., Борковський В.О.) патент України № 73493, 25.09.2012, Бюл. № 18

- Коваленко В.С., Тривайло М.С., Данилюк Л.В. Пристрій для лазерного опромінення важкодоступних ділянок організму // позитивне рішення від 10.04.2012 на заявку № 2410

- Коваленко В.С., Тривайло М.С., Анякін М.І., Дзіньхуа Я.О. Пристрій для лазерної обробки // позитивне рішення від 10.05.2012 на заявку № 2450

- Порівняння зі світовими аналогами.

Результати роботи відповідають світовому рівню, а виготовлення стентів за допомогою технології лазерного фрезерування запропонована вперше в світі.

- Економічна привабливість для просування на ринок (вартість реалізації проекту, терміни впровадження та окупності, показники).

При програмі випуску стентів понад 40000 на рік (орієнтовна кількість хворих на Україні кожен рік, яким необхідне стентування ) орієнтовна вартість стенту з нержавіючої сталі довжиною 15мм з засобом встановлення та доставки складе не більше 400-800 грн. Враховуючи вартість стентування на Україні (починається з 19000грн, половина коштів – вартість стента) впровадження розроблених технологій у виробництво вельми привабливо з економічної точки зору та дозволить зберегти життя людей.

- Потенційні користувачі (галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації).

Розроблена технологія виготовлення стентів повинна використовуватись Міністерством охорони здоров’я України

- Стан готовності розробки (лабораторний або промисловий зразок, технічна документація, бізнес-план, готова до впровадження).

Розроблені та виготовлені макети обладнання, відпрацьовані відповідні технології і розроблені технологічні рекомендації щодо ефективного застосування експериментального обладнання. Можлива розробка дослідно-промислових зразків нового устаткування, які можуть бути впроваджені у промислове виробництво.

- Існуючі результати впровадження.

Працездатність стентів перевірено при стентуванні щура співробітниками Національниго медичниго університету імені О.О. Богомольця.

Фільтри, сита, маски та інш., що виготовлені по розробленій технології впроваджені у ДП «Укрметртестстандарт», інституті Металофізики НАН України, ТОВ «ЮНАСКО-Україна»

- Назва підрозділу, телефон, e-mail.

НТУУ «КПІ», Механіко-машинобудівний інститут, кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій, v.kovalenko@kpi.ua

- Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання : (монографії, підручники, посібники, наукові статті, дисертації, інші публікації).

- Котляров В.П., Киричок П.О.  Лазерна технологія в поліграфії – К. НТУУ «КПІІ» - 2012 – 324с.

- Обработка фасонных отверстий с помощью сфокусированного лазерного излучения (Наеби М., Коваленко В.С)//Электронная обработка материалов, 2012, 48(1), 26–31

- Application of Regression Designs for Simulation of Laser Cladding (Qunli Zhang  , Ruslan Zhuk, Yi Pan, Volodymyr Kovalenko, Jianhua Yao)// Physics Procedia 39 (2012) 921–927

- Influence of the interaction of focused laser beam and gas-powder stream on the quality of laser processing/ V. Kovalenko, J.Yao, Q.Zang , P. Kondrashev, M. Anyakin, R. Zhuk , O. Stepura// Procedia CIRP, V. 6, 2013, Pages 499–504

- Laser Milling Of The Intractable Materials/ V. Kovalenko, J.Yao, Q.Zang , P. Kondrashev, M. Anyakin, R. Zhuk, O. Stepura// Procedia CIRP, V. 6, 2013, Pages 505–510

- Study of laser alloying process on Ti-6Al-4V surface using NiAl-VC powder based on neural network algorythm; Cai Dingbao,Zhang Quin-li, Mykola Anyakin, Ruslan Zhuk et al. Applied Laser, Vol.33, No.1, February 2013; doi:10.3788/AL20133301.018

- Дослідження технології лазерного фрезерування, Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» №3 (37), 2012, ст.77-86, М.І.Анякін, Мехді Наєбі, Р.О.Жук

- Система для моніторингу лазерної обробки, Загально державний науково-технічний збірник «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин», вип..42, част. 2, 2012, стор.243-249, М.І. .Анякін, В.С. Коваленко, Р.О.Жук, О.М.Степура, П.В.Кондрашев, М. Наєбі

- Фото / схема, слайди презентації розробки в електронному вигляді (рекламного характеру). Якщо фото надається окремим файлом, бажано використовувати JPEG формат.

|  |  | а) б) |
| --- | --- | --- |
| Лазерне фрезерування стента | Стент в розгорнутому стані виготовлений з голки для ін’єкцій та встановлений в артерію щура (початковий діаметр 0.8мм, в розгорнутому -1.5мм) | Стент у згорнутому (а) та розгорнутому (б) стані (початковий діаметр 0.8мм) |