Розробка теоретичних та технологічних основ отримання новітніх багатофункціональних  порошкових конструкційних  матеріалів за участю самофлюсівних сплавів

Разработка теоретических и технологических  основ получения новейших многофункциональных порошковых конструкционных материалов с участием самофлюсующихся сплавов

Development of theoretical and technological foundations of obtaining the modern multifunctional powder-constructive materials with participation of self-fluxing alloys

- Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті.

№ДР 0112U000718,  в університеті №2533–п.

- Науковий керівник (вчений ступінь, звання).

Степанчук Анатолій Миколайович, Степанчук Анатолий Николаевич, Stepanchuk Anatoliy Nikolaevitsh, к.т.н., профессор

- Суть розробки, основні результати.

(укр.)

В роботі встановлено, що перспективними для створення порошкових композиційних матеріалів конструкційного призначення і виробів з них є композиці з заліза та самофлюсівних сплавів (СФЗ). На основі вивчення процесів змочування розплавами СФЗ твердих поверхонь заліза та його сплавів, взаємодії між ними, процесів пресування та спікання запропоновані технологічні режими та технологічний процес отримання порошкових виробів конструційного призначення для роботи в умовах великих навантажень.

(рос.)

В работе установлено, что перспективными для создания порошковых композиционных материалов конструкционного назначения и изделий из них являються композиции из железа и самофлюсующихся сплавов (СФЖ). На основании изучения процессов смачивания твердых поверхностей железа и его сплавов, взаимодействия между ними, процес сов прессования и спекания предложены технологические режимы и технологический процесс получения порошкових изделий конструкционного назначения для работы в условиях высоких нагрузок.

(англ.)

It is shown that promising to create a powder composite materials for constructional purposes and their products have a composition of iron and self-fluxing alloys (SFI). Based on the study of the processes of wetting of solid surfaces of iron and its alloys, the interaction between them, pressing and sintering processes proposed technological regimes and process for producing powder products for constructional purposes to work under high loads.

- Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності

Оформляється патент на матеріал та технологію.

- Порівняння зі світовими аналогами.

Характеристики матеріалів та технологічного процесу  виготовлення виробів з порошкових композиційних матеріалів за участю заліза та самофлюсівних сплавів перевищує науково-технічний рівень кращих вітчизняних аналогів і знаходиться на рівні світових.

- Економічна привабливість для просування на ринок (вартість реалізації проекту, терміни впровадження та окупності, показники).

Експлуатаційні харакеристки виробів з розроблених матеріалів у 3-5 разів вищі ніж у аналогів, що значно підвищує техніко-економічні показники їх засосування. Простота технологічного процесу отримання виробів з розроблених матеріалів та наявність і їх складі СФЗ знижує їх собівартість  і підвищує конкурентоздатність на ринку подібної продукції.

Вартість реалізації проекту 500–600 тис.грн. Термін окупності 2,0–2,5 роки.

- Потенційні користувачі (галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації).

Україна, країни ближнього та дальнього зарубіжжя. Підприємства порошкової металургії. Машинобудівна, нафтодобувна галузі виробица. Сільське господарство.

- Стан готовності розробки (лабораторний або промисловий зразок, технічна документація, бізнес-план, готова до впровадження).

Проект технологічної інструкції по виготовленню виробів конструкційного призначення з композиційних матеріалів на основі заліза та самофлюсівних сплавів

- Існуючі результати впровадження.

Акт промислових випробувань від 16.10.2013 р., який свідчить про збільшення ресурсу роботи виробів з розроблених матеріалів у 4–6 разів у порівнянні з виробами аналогами.

Наміри про впровадження розроблених матеріалів та виробів з них на ипідприємстві “КоДА”, м. Бровари, Київської обл. (Лист №311 від 21.11.2013 р. за підписом директора підприємства П.А.Резаненко)

- Назва підрозділу, телефон, e-mail.

ІФФ, Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії.

Тел: 454-91-16, e-mail: astepanchuk@iff.kpi.ua

- Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання: (монографії, підручники, посібники, наукові статті, дисертації, інші публікації).

1. Учбовий посібник:  Степанчук А.М. Теоретичні та технологічні основи пресування порошкових матеріалів. – К.:, НТУУ”КПІ”, (Подано до друку) 2013, – 362 с. (Гриф МОНУ №1/11-13170 від 19.08.2013 р.).

2. Статті та тези доповідей: 13  публікацій, з них 8 зі студентами..

### 1. Конструкційні порошкові матеріали на основі заліза за участю самофлюсівних сплавів /А.М.Степанчук.,  О.А.Демиденко, А.В.Демиденко, К.В. Шаповал (студ.) //Наукові вісті НТУУ”КПІ”. – 2012. – №1. – С 51–60.

2. Степанчук А.М., Шевчук М.Б., Бірюкович Л.О. Структуроутворення при взаємодії РЕЛІТу з розплавами сомофлюсівних сплавів на основі заліза //Металознавство та термообробка. – 2012.– №2.– С.

3. Шевчук М.Б., Степанчук А.Н., Зубрейчук М.С.(студ.) Взаимодействие твердых сплавов  марки ТК с расплавами самофлюсующихся сплавов на основе железа // Труды Ш-й международной Самсоновской конференции «Материаловедение тугоплавких соединений», – Киев: 23–25 мая 2012, – С.63

4. Степанчук А.Н., Шевчук М.Б., Велидченко М.Н.(студ.), Демиденко А.А.(студ.) Стойкость при газоабразивном износе композиционных материалов с участием отходов твердых сплавов и самофлюсующихся сплавов на основе железа //Труды Ш-ей международной Самсоновской конференции “Материаловедение тугоплавких соединений”, Киев, Украина, 23–25 мая 2012 г. . – С.88

5. Степанчук А.Н., Демиденко А.А., Шаповал К. В.(студ.) Композиционные порошковые материалы с участием самофлюсующихся сплавов //Труды седьмой международной конференции “Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий”, Автономная республика Крым, г. Кацавели, Украина, 24-28 сентября 2012. – С. 46

6. Степанчук А.Н., Шевчук М.Б. Износостойкие композиционные материалы с участием отходов твердых сплавов и самофлюсующихся сплавов на основе железа //Проблеми тертя та зношування: Наук.-техн. зб. – К.: Вид-во НАУ «НАУ-друк», 2012. – Вип.     . – С. 94–101

7. Демиденко О.А., Степанчук А.М., Шаповал К.В.(студ.)Вплив методу компактування на структуру та властивості порошкових матеріалів на основі заліза та самофлюсівних сплавів //Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Матеріали для роботи в екстремальних умовах -3», - Київ: 20-21 листопада 2012. – С.29–34

8. Степанчук А.М., О.А. Деміденко, Л.О. Бірюкович, М.Б. Шевчук Використання самофлюсівних сплавів при створенні  композиційних матеріалів та покриттів [Електор. ресурс] //Матеріали міжнародної конференції “Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра”, – Київ: НТУУ”КПІ”, 2013, – С. 454–465

9. Шевчук М.Б., Степанчук А.М.,  ДеміденкоО.А., Смик В. М.(студ.) Отримання покриттів на ливарних виробах з використанням самофлюсівних сплавів // Матеріали  У Международной научно-технической конференции «Новые материалы и технологии в машиностроении – 2013», Киев: НТУУ”КПИ”, 2013, – С. 119–121

10. Степанчук А. Н., Шевчук М. Б. Исследование износостойкости при газоабразивном износе  композиционных материалов с использованием самофлюсующихся сплавов на основе железа. //Труды 4-й междунар. конф. “HighMatTech”.– К.:7–11 октября  2013 . – С.

11. Демиденко А.А., Степанчук А.Н.  Влияние метода компактирования на структуру и свойства порошковых материалов на основе железа и самофлюсующихся сплавов. //Труды 4-й междунар. конф. “HighMatTech”. – Киев: 7–11 октября  2013 . – С.

12. Деміденко О.А.,  Шаповал К.О(студ.)., Зубрейчук М. С(студ.)., Воробей А.П (студ.). Порошкові конструкційні матеріали на основі заліза та самофлюсівних сплавів отримані спіканням у присутності рідкої фази ////Матеріали  У Международной научно-технической конференции «Новые материалы и технологии в машиностроении – 2013», Киев: НТУУ”КПИ”, 2013, – С.

13. Степанчук А.Н., Шевчук М.Б, Демиденко А.А. Закономерности получения материталов и толстослойных покрытий на основе композиций твердые тугоплавкие соединения–самофлюсующийся сплав //Москва: Цветные металлы. – 2014. – №1 (В печати)

- Фото / схема, слайди презентації розробки в електронному вигляді (рекламного характеру). Якщо фото надається окремим файлом, бажано використовувати JPEG формат.